Documento Nº3.- Pliego de condiciones

ÍNDICE

3.1	Pliego de Prescripciones Administrativas	1

1.- Generalidades	3

3.2 Pliego de Prescripciones Técnicas	5

3.2.1 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales	7

Artículo 101.- Disposiciones generales	9

101.1.-	Generalidades	9

101.2.-	Representantes	9

101.2.1.	Dirección de las obras	9

101.2.2.	Delegado o representante del Contratista	9

101.3.-	Órdenes al Contratista	9

101.4.-	Libro de Incidencias	10

101.5.-	Subcontratos	10

101.6.-	Normativa de aplicación	10

Artículo 103.- Iniciación de las obras	14

103.1.-	Inspección de las obras	14

103.2.-	Programa de trabajos	14

103.3.-	Orden de iniciación de las obras de reparación	14

Artículo 104.- Desarrollo de las obras	15

104.1.-	Replanteo	15

104.2.-	Equipos de maquinaria	15

104.3.-	Ensayos	15

104.3.1. Aseguramiento de la calidad de la obra por parte del Contratista	15

104.3.2. Control de la Dirección	15

104.3.3. Número de ensayos	16

104.4.-	Materiales	16

104.5.-	Acopios	17

104.6.-	Trabajos defectuosos	17

104.7.-	Construcción y conservación de desvíos	17

104.8.-	Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones	17

104.8.1.	Obligación del Contratista de señalizar la obra	17

104.8.2.	Responsable en exclusiva de la señalización de obra	18

104.9.-	Seguridad y Salud en las Obras	18

104.10.-	Limpieza y terminación de las obras	18

104.11.-	Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego	18

104.12.-	Instalaciones auxiliares	19

104.13.-	Conservación del Medio Ambiente	19

104.14.-	Protección del tráfico	19

104.15.-	Estudios Complementarios	19

Artículo 105.- Responsabilidades especiales del Contratista	20

105.1.-	Daños y perjuicios	20

105.2.-	Permisos y licencias	20

105.3.-	Recepción de materiales	20

105.4.- Cláusulas sociales	20

Artículo 106.- Medición y abono de la obra	22

106.1.-	Medición de las obras	22

106.2.-	Abono de las obras	23

106.2.1. Condiciones generales	23

106.2.2. Aplicación del cuadro de precios Nº 2	23

106.3.-	Variación de dosificaciones	23

Artículo 107.- Conservación de las obras	24

107.1.-	Definición	24

107.2.-	Conservación durante la ejecución de la obra	24

107.3.-	Conservación durante el plazo de garantía	24

107.4.-	Desarrollo de los trabajos	24

Artículo 108.- Dirección de las Obras	25

Artículo 109.- Publicidad en la Obra	26

Artículo 110.- Empresa suministradora de los productos	27

110.1.-	Definición	27

Artículo 111.- Empresa aplicadora de los productos	28

111.1.-	Definición	28

3.2.2 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares	29

PARTE 1. Introducción y generalidades	31

Artículo 100.- Definición y ámbito de aplicación	33

100.1.-	Definición	33

100.2.-	Ámbito de aplicación	33

100.3.-	Contenido	33

Artículo 102.- Descripción de las Obras	34

102.1.-	Descripción General	34

102.2.-	Planos	34

102.3.-	Contradicciones, omisiones o errores	35

102.4.-	Documentos que se entregan al Contratista	36

102.4.1.	Documentos contractuales	36

102.4.2.	Documentos informativos	36

PARTE 3.- Explanaciones	37

Capítulo 1.- Trabajos preliminares	39

Artículo 300.- Despeje y desbroce	39

300.1.-	Definición	39

300.2.-	Aplicación	39

300.3.-	Descripción De Los Trabajos	39

300.4.-	Ejecución de las obras	39

300.5.-	Medición y abono	39

Artículo 301.- Demoliciones y desmontajes	40

301.1.-	Definición	40

301.2.-	Aplicación	40

301.3.-	Estudio De La Demolición	41

301.4.-	Ejecución de las obras	41

301.5.-	Medición y abono	41

Artículo 301A.- Demolición por medios mecánicos de tramo central en zona de acopio	43

301a.1.-	Definición	43

301a.2.-	Aplicación	43

301a.3.-	Estudio de la demolición	43

301a.4.-	Condiciones del Proceso de Ejecución de las obras	43

301a.5.-	Medición y abono	44

Artículo 301B.- Perforación en hormigón a rotación	46

301b.1.-	Definición	46

301b.2.-	Aplicación	46

301b.3.-	Descripción De Los Trabajos	46

301b.4.-	Ejecución de las obras	46

301b.5.-	Medición y abono	47

Artículo 305.- Hidrodemolición	48

305.1.-	Aplicación	48

305.2.-	Estudio de la demolición	48

305.3.-	Maquinaria y medios	49

305.4.-	Ejecución de las obras	50

305.5.-	Medición y abono	51

Artículo 308.- Desmontaje y retirada de elementos de señalización, balizamiento y defensas	52

308.1.-	Definiciones	52

308.2.-	Aplicación	52

308.3.-	Ejecución	52

308.4.-	Medición y abono	53

Capítulo 2.- Excavaciones	55

Artículo 321.- Excavación en zanjas	55

321.1.-	Aplicación	55

321.2.-	Clasificación de las excavaciones	55

321.3.-	Ejecución de las obras	55

321.6.-	Medición y abono	56

Capítulo 3.- Rellenos	58

Artículo 332.- Rellenos localizados	58

332.1.-	Aplicación	58

332.3.-	Materiales	58

332.5.-	Ejecución de las obras	58

332.7.-	Medición y abono	59

Capítulo 5.- Retirada de elementos existentes en el entorno	60

Artículo 350.- Retirada de vegetación	60

350.1.-	Definición	60

350.2.-	Aplicación	60

350.3.-	Descripción De Los Trabajos	60

350.4.-	EJECUCIÓN de las obras	60

350.5.-	Medición y abono	60

Artículo 351.- Limpieza de superficies	61

351.1.-	Definición	61

351.2.-	Aplicación	61

351.3.-	Descripción De Los Trabajos	61

351.4.-	Ejecución de las obras	61

351.5.-	Medición y abono	61

PARTE 4.- Drenaje	63

Capítulo 1.- Adecuación del Sistema de Drenaje	65

Artículo 409.- Bajantes	65

409.1.-	Aplicación	65

409.2.-	Materiales	65

409.3.-	Ensayos	65

409.4.-	Transporte y manipulación	66

409.5.-	Ejecución de las obras	66

409.6.-	Medición y abono	67

Artículo 411a.- Adecuación de los elementos de drenaje de la estructura.  (ver artículo en pliego La Paz para completar!)	68

411a.1.- Definición	68

411a.2.- Aplicación	68

411a.3.- Descripción De Los Trabajos	69

411a.4.- Materiales	71

411a.5.- Ejecución	73

411a.6.- Recepción	74

411a.7- Control de calidad	75

411a.8.- Tratamiento de no conformidades	75

411a.9.- Medición y abono.	75

Artículo 411b.- Ejecución de vierteaguas	77

411b.1.- Definición	77

411b.2.- Aplicación	77

411b.3.- Descripción De Los Trabajos	77

411b.4.- Materiales	77

411b.5.- Ejecución	77

411b.6.- Medición y abono	77

Artículo 411b.- Canalón de chapa plegada galvanizada	78

411b.1.- Definición	78

411b.2.- Aplicación	78

411b.3.- Descripción De Los Trabajos	78

411b.4.- Materiales	78

411b.5.-	ejecución de las obras	79

411b.5.1.-	Subestructura metálica auxiliar	79

411b.5.2-	Canalón	84

411b.5.3-	Gárgola de evacuación	84

411b.6.-	Medición y abono	84

Artículo 411c.- Apertura y colocación de mechinales	85

411c.1.-	Definición	85

411c.2.-	Aplicación	85

411c.3.-	Descripción de los trabajos	85

411c.4.-	Materiales	85

411c.5.-	Ejecución de las obras	86

411c.6.-	Recepción	87

411c.7.-	Control de calidad	87

411c.8.-	Tratamiento de no conformidades	87

411c.9.-	Medición y abono	88

Capítulo 2.- Impermeabilización de la Estructura	89

Artículo 421.- Impermeabilización del tablero	89

421.1.-	Definición	89

421.2.-	Aplicación	89

421.3.-	Descripción De Los Trabajos	89

421.4.-	Materiales	89

421.5.-	Ejecución	91

421.6.-	Recepción	91

421.7.-	Control de calidad	91

421.8.- Tratamiento de no conformidades	92

421.9.- Medición y abono.	92

Artículo 421b.- Impermeabilización del tablero con poliurea	93

421b.1.-	Definición	93

421b.2.-	Aplicación	93

421b.3.-	Descripción De Los Trabajos	93

421b.4.-	Materiales	93

421b.5.-	Ejecución	97

421b.6.-	Condiciones Ambientales	99

421b.7.-	Control de calidad	100

421b.8.- Tratamiento de no conformidades	100

421b.9.- Medición y abono.	100

PARTE 5. Firmes	103

Capítulo 0.- Reparación de firmes	105

Artículo 503.- Sellado de grietas	105

503.1.-	Aplicación	105

503.2.-	Materiales	105

503.2.1.-	Masilla	105

503.2.2.-	Árido de cobertura	105

503.3.-	Ejecución	106

503.3.1.-	Equipo necesario para la ejecución de las obras	106

503.3.2.-	Desarrollo de los trabajos	107

503.3.3.-	Limitaciones de ejecución	107

503.4.-	Control de calidad	107

503.4.1.-	Control de procedencia	107

503.4.2.-	Control de recepción	107

503.4.3.-	Control de ejecución	107

503.4.4.-	Criterios de aceptación o rechazo	108

503.5.-	Medición y abono	108

Capítulo 3.- Riegos bituminosos	109

Artículo 530.- Riegos de imprimación	109

530.1. 	Aplicación	109

530.2. 	Materiales	109

530.3. 	Dotación de los materiales.	109

530.7. 	Control de calidad	110

530.9. 	Medición y abono	110

Artículo 531.- Riegos de adherencia	111

531.1.-	Aplicación	111

531.2.-	Materiales	111

531.3.-	Dotación del ligante hidrocarbonado	111

531.8.-	Control De Calidad	112

531.10.-	Medición y abono	112

Artículo 542.- Mezclas bituminosas en caliente	113

542.1.-	Aplicación	113

542.2.-	Materiales	113

542.3.-	Tipo y composición de la mezcla	113

542.5.-	Ejecución	114

542.6.-	Tramo de prueba	114

542.9.-	Control de calidad	114

542.11.-	Medición y abono	116

Artículo 543.- Mezclas bituminosas en caliente, discontinuas o drenantes, para capas de rodadura.	117

543.1.-Aplicación	117

543.3.-Tipo y composición de la mezcla	117

543.5.- Ejecución De Las Obras	118

543.6.- Tramo de prueba	118

543.9.-Control de calidad	118

543.11.- Medición y abono	119

Artículo 590.- Fresado del firme	120

590.1.-	Aplicación	120

590.2.-	Ejecución	120

590.2.1.	Maquinaria	120

590.2.2.	Ejecución de las obras	120

590.3.-	Medición y abono	122

Artículo 591.- Sellado de grietas en pavimentos asfálticos	123

591.1.-	Aplicación	123

591.2.-	Materiales	123

591.3.-	Ejecución	123

591.3.-	Medición y abono	123

PARTE 6.- Reparación Estructural	125

Capítulo 0.- Materiales básicos. Preparación de superficies	127

Artículo 600.- Armaduras pasivas en hormigón estructural	127

600.1.-	Definición	127

600.2.-	Aplicación	127

600.3.-	Descripción	127

600.4.-	Materiales	127

600.5-	Ejecución	127

600.6.-	Recepción	129

600.7.-	Control de calidad	129

600.7.1.	Control de calidad de materiales	129

600.8.-	Tratamiento de no conformidades	129

600.9.-	Medición y abono	130

Artículo 601.- Barras de Pretensado	131

601.1.-	Definición	131

601.2.-	Aplicación	131

601.3.-	Descripción de los trabajos	131

601.4.-	Materiales	131

601.5.-	Suministro	133

601.6.-	Almacenamiento	133

601.7.-	Recepción	133

601.8.-	Medición y Abono	133

601.9.-	Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad	134

Artículo 610.- Hormigones	135

610.1.-	Aplicación	135

610.2.-	Materiales	136

610.3.-	Tipos de hormigón	137

610.4.-	Dosificación del hormigón	137

610.6.-	Ejecución	137

610.7.-	Control de calidad	139

Control de calidad de materiales	139

Control de ejecución	140

610.10.-	Medición y abono	141

Artículo 610a.- Hormigones ligeros	142

610a.1.-Aplicación	142

610a.2.- Materiales	142

610a.3.- Tipos de hormigón	143

610a.4.- Dosificación del hormigón	143

610a.6.- Ejecución	143

610a.7.- Control de calidad	146

Control de calidad de materiales	146

Control de ejecución	148

610a.8.- Medición y abono	148

Artículo 610a- Hormigón proyectado reforzado con fibras	149

610a.1.-	Aplicación	149

610a.2.-	Descripción de los trabajos	149

610a.3.-	Materiales	149

610a.4.-	Ejecución de las obras	151

610a.5.-	Control de Calidad	153

610a.6.-	Medición y abono	154

Artículo 611a.- Mortero de nivelación	155

611A.1.-	Aplicación	155

611A.2.-	Materiales	155

611A.3.-	Ejecución	156

611A.4.-	Control de calidad	157

611A.6.-	Medición y abono	158

Artículo 617.- Picado de superficies deterioradas del hormigón	159

617.1.-	Definición	159

617.2.-	Aplicación	159

617.3.-	Descripción De Los Trabajos	159

617.4.-	Materiales	159

617.5.-	Ejecución	159

617.6.- Recepción	161

617.7.-	Control de calidad	162

617.8.-	Tratamiento de no conformidades	162

617.9.-	Medición y abono	162

Artículo 618.- Chorreado con abrasivo a presión controlada.	163

618.1.-	Definición	163

618.2.-	Aplicación	163

618.3.-	Descripción de los trabajos	163

618.4.-	Materiales	163

618.5.-	Ejecución	163

618.6.-	Recepción	164

618.7.-	Control de calidad	164

618.8.- Tratamiento de no conformidades	165

618.9.-	Medición y abono	165

Artículo 619a.- Tratamiento de las superficies mediante chorro de agua a presión. (mejorado en O’Donnell)	166

619A.1.-	DEFINICIÓN	166

619a.2.-	EJECUCIÓN Y MATERIALES	166

619a.3.-	MEDICIÓN Y ABONO	166

Artículo 619b.- Tratamiento de las superficies mediante chorro de aire a presión.	167

619b.1.-	Definición	167

619b.2.-	Ejecución Y Materiales	167

619b.3.-	Medición Y Abono	167

Artículo 620.- Perfiles y chapas de acero laminadas en caliente, para estructuras metálicas	168

620.1.-	Definición	168

620.2.-	aplicación	168

620.3.-	tipos	168

620.4.-	Características	169

620.5.-	Ejecución	170

620.6.-	Control De Calidad	170

620.7.-	Almacenamiento	173

620.8.-	Medición Y Abono	173

620.9.-	Especificaciones Técnicas Y Distintivos De Calidad	173

Artículo 620b.- Análisis estructural y ejecución de refuerzos en estructuras metálicas	173

620b.1.-	Definición	173

620b.2.-	Aplicación	173

620b.3.- Descripción de los trabajos	174

620b.4.-	Materiales	175

620b.5.-	Ejecución	177

620b.6.-	Control De Calidad	179

620b.7.-	Medición Y Abono	182

Capítulo 1.- Protección contra la penetración	185

Artículo 6.1.2.- Revestimiento superficial con o sin capacidad de puenteo de fisuras	185

6.1.2.1.- Definición	185

6.1.2.2.- Aplicación	185

6.1.2.3.- Descripción De Los Trabajos	185

6.1.2.4.- Materiales	185

6.1.2.5.- Ejecución	185

6.1.2.6.- Recepción	186

6.1.2.7.- Control de la calidad	186

6.1.2.8.- Tratamiento de no conformidades	187

6.1.2.9.- Medición y abono	187

Artículo 6.1.4a.- Sellado superficial de fisuras	188

6.1.2.1.- Definición	188

6.1.2.2.- Aplicación	188

6.1.2.3.- Descripción De Los Trabajos	188

6.4.5.4.- Materiales	188

6.4.5.5.- Ejecución	188

6.4.5.6.- Recepción	189

6.4.5.7.- Control de Calidad	189

6.4.5.8.- Tratamiento de no conformidades	189

6.4.5.9.- Medición y Abono.	190

Capítulo 2.- Control de humedad.	191

Artículo 6.2.1.- Impregnación hidrófoba de superficies	191

6.2.1.1.- Definición	191

6.2.1.2.- Aplicación	191

6.2.1.3.- Descripción De Los Trabajos	191

6.2.1.4.- Materiales	191

6.2.1.5.- Ejecución	192

6.2.1.6.- Recepción	193

6.2.1.7.- Control de la calidad	193

6.2.1.8.- Tratamiento de no conformidades	194

6.2.1.9.- Medición y Abono.	194

Artículo 6.2.2.- Protección de superficies con corcho proyectado	195

6.2.2.1.- Definición	195

6.2.2.2.- Aplicación	195

6.2.2.3.- Descripción De Los Trabajos	195

6.2.2.4.- Materiales	195

6.2.2.5.- Ejecución	196

6.2.2.7.- Control de la calidad	196

6.2.2.9.- Medición y Abono.	197

Capítulo 3.- Restauración del hormigón	198

Artículo 6.3.1.a- Aplicación manual de mortero para reparación no estructural del hormigón	198

6.3.1.a.1.- Definición	198

6.3.1.a.2.- Aplicación	198

6.3.1.A.3.- Descripción De Los Trabajos	198

6.3.1.a.4.- Materiales	198

6.3.1.a.5.- Ejecución	199

6.3.1.a.6.- Recepción	199

6.3.1.a.7.- Control de calidad	199

6.3.1.a.8.- Tratamiento de no conformidades	201

6.3.1.a.9.- Medición y abono	202

Artículo 6.3.1.b.- Aplicación manual de mortero para reparación estructural del hormigón	203

6.3.1.b.1.- Definición	203

6.3.1.b.2.- Aplicación	203

6.3.1.B.3.- Descripción De Los Trabajos	203

6.3.1.b.4.- Materiales	203

6.3.1.b.5.- Ejecución	204

6.3.1.b.6.- Recepción	205

6.3.1.b.7.- Control de calidad	205

6.3.1.b.8.- Tratamiento de no conformidades	207

6.3.1.b.9.- Medición y abono	207

Capítulo 4.- Refuerzo estructural	208

Artículo 6.4.3.- Refuerzos estructurales con fibra de carbono	208

6.4.3.1.- Definición	208

6.4.3.2.- Descripción Del Sistema Y Materiales	208

6.4.3.3.- Puesta En Obra	209

6.4.3.4.- Control De Calidad	211

6.4.3.5.- Medición Y Abono	212

Artículo 6.4.3b.- Refuerzos estructurales con perfiles de fibra de carbono	213

6.4.3.1.- Definición	213

6.4.3.2.- Descripción Del Sistema Y Materiales	213

6.4.3.3.- Puesta En Obra	214

6.4.3.4.- Control De Calidad	215

6.4.3.5.- Medición Y Abono	216

Artículo 6.4.5.- Inyección de fisuras, huecos o intersticios.	217

6.4.5.1.- Definición	217

6.4.5.2.- Aplicación	217

6.4.5.3.- Descripción De Los Trabajos	217

6.4.5.4.- Materiales	217

6.4.5.5.- Ejecución	218

6.4.5.6.- Recepción	219

6.4.5.7.- Control de Calidad	219

6.4.5.8.- Tratamiento de no conformidades	221

6.4.5.9.- Medición y Abono.	221

Capítulo 6.- Resistencia a los productos químicos	223

Artículo 6.6.1- Pintura de poliuretano mate liso	223

6.6.1.1.- Aplicación	223

6.6.1.2.- Materiales	223

6.6.1.3.- Ejecución	224

6.6.1.4.- Control de calidad	224

6.6.1.5.- Medición y abono	225

Artículo 6.6.2- Mortero cementoso elástico para impermeabilización y protección de superficies de hormigón (ver la paz)	226

Capítulo 7.- Conservación o restauración del pasivado	227

Artículo 6.7.1.a- Puente de unión y protección anticorrosión de armaduras	227

6.7.1.a.1.- Definición	227

6.7.1.a.2.- Aplicación	227

6.7.1.A.3.- Descripción De Los Trabajos	227

6.7.1.a.4.- Materiales	227

6.7.1.a.5.- Ejecución	228

6.7.1.a.6.- Recepción	228

6.7.1.a.7.- Control de calidad	228

6.7.1.a.8.- Tratamiento de no conformidades	229

6.7.1.a.9.- Medición y abono	230

Artículo 6.7.1.b.- Puente de unión en zuncho para anclaje de pretil	231

6.7.1.b.1.- Aplicación	231

6.7.1.b.2.- Materiales	231

6.7.1.b.3.- Ejecución	232

6.7.1.b.4.- Control de calidad	233

6.7.1.b.5.- Medición y abono	233

Artículo 6.7.1.b.- Puente de unión entre hormigones	234

6.7.1.b.1.- Aplicación	234

6.7.1.b.2.- Materiales	234

6.7.1.b.3.- Ejecución	235

6.7.1.b.4.- Control de calidad	235

6.7.1.b.5.- Medición y abono	236

Capítulo 8. Estructuras metálicas	237

Artículo 681.- Estructuras metálicas para pórticos y banderolas de sustentación de carteles.	237

681.1.-	Definición	237

681.2.-	Aplicación	237

681.3.-	Descripción De Los Trabajos	237

681.4.-	Materiales	237

681.5.-	ejecución	238

681.5.1-	Formas y dimensiones	238

681.5.2.-	Cálculos estructurales	238

681.5.3.-	Condiciones generales de ejecución	238

681.5.4.-	Fabricación de la estructura metálica	239

681.6.-	Medición y abono	249

Capítulo 9. Elementos auxiliares	251

Artículo 691a.- Sellado de juntas de estanqueidad en obras de hormigón	251

691a.1.- definición	251

691a.2.- materiales	251

691a.3.- Ejecución	252

691a.4.- Medición Y Abono	253

Artículo 691b.- Sellado de juntas de estanqueidad con perfil elastomérico	255

691b.1.- definición	255

691b.2.- materiales	255

691b.3.- Ejecución	255

691b.4.- Medición Y Abono	255

Artículo 691c.- Sellado de juntas de estanqueidad con perfil hidroexpansivo	256

691c.1.- definición	256

691c.2.- materiales	256

691c.3.- Ejecución	256

691c.4.- Medición Y Abono	256

Artículo 691d.- Sellado e impermeabilización de juntas	257

691d.1.- definición	257

691d.2.- materiales	257

691d.3.- Ejecución	257

691d.4.- Medición Y Abono	258

Artículo 692.- Apoyos de material elastomérico	260

692.2.- Aplicación	260

692.3.- Descripción	260

692.4.-	Materiales	261

692.5.- Ejecución	262

692.6.- Medición y abono	264

Artículo 693.- Tubos de Polietileno	265

693.1. 	Aplicación	265

693.2. 	Materiales	265

693.3. 	Ejecución	265

693.4.	Recepción.	267

693.5. 	Control de calidad	267

693.6. 	Aceptación final	268

693.7. 	Tratamiento de No Conformidades	268

693.8.	Medición y abono	269

Artículo 693a.- Andamios y protecciones (ver también Embalse de la Peña)	270

693a.1.-	Aplicación	270

693a.2.-	Ejecución	270

693a.3.-	Medición y abono	271

Artículo 693b.- Visera de protección de catenaria	273

693b.1.-	Definición	273

693b.2.-	Aplicación	273

693b.3.-	Descripción de los trabajos	273

693b.4.-	Ejecución	273

693b.5.-	Tratamiento de no conformidades	273

693b.6.-	Medición y Abono.	273

Artículo 694a.- Reposición o sustitución de juntas elastoméricas de calzada.	274

694a.1.-	Definición	274

694a.2.-	Aplicación	274

694a.3.-	Materiales	274

694a.4.-	Medición y abono	276

Artículo 694b.- Reposición o sustitución de juntas de calzada de betún modificado. (ver pliego la paz)	277

694b.1.-	Definición	277

694b.2.-	Aplicación	277

694b.3.-	Descripción	277

694b.4.-	Materiales	277

694b.5.-	Ejecución	279

694b.6.-	Recepción	281

694b.7.-	Control De Calidad	281

694b.8.-	Tratamiento De No Conformidades	282

694b.9.-	Medición Y Abono	282

Artículo 694c.- Junta bajo acera (ver pliego la paz)	283

694b.1.-	Aplicación	283

694a.2.-	Materiales	283

694a.3.-	Ejecución de las obras	284

694a.4.-	Recepción	284

694a.5.-	Control de calidad	284

694a.6.-	Medición y abono	285

Artículo 695.- Prueba de carga	286

695.1.- Definición	286

695.1. 	Aplicación	286

695.2. 	Materiales	286

695.3. 	Ejecución de la prueba	286

695.4.	Medición y abono	287

Artículo 696.- Encofrados y moldes	288

696.1.-	Aplicación	288

696.2.-	Materiales	288

696.3.-	Ejecución	289

696.4.-	Medición y abono	289

Artículo 697.-	Imposta metálica	290

697.1.-	Definición	290

697.2.-	Aplicación	290

697.3.-	Materiales	290

697.4.-	Ejecución	290

697.5.-	Medición y abono	290

Artículo 698.- Anclaje químico (ver Pliego Manoteras A-1 para artículo de anclaje químico de barras, no de pernos de pretil)	292

698.1.-	Aplicación	292

698.2.-	Descripción de los trabajos	292

698.3.-	Materiales	292

698.3.1.	Tipos de Aceros	293

698.3.2.	Soldaduras	293

698.3.3.	Resina de anclaje de pernos	293

698.4.-	Ejecución	294

698.5.-	Control de calidad	301

698.6.-	Medición y abono	305

Artículo 699.- Reparación y protección de superficies metálicas (VER PINTURA EMBALSE DE LA PEÑA)	306

699.1.-	Definición	306

699.2.-	Aplicación	306

699.3.-	Descripción de los trabajos	306

699.4.-	Materiales	306

699.5.-	Ejecución	307

699.6.-	Recepción	309

699.7.-	Control de la calidad	309

699.8.-	Tratamiento de no conformidades	309

699.9.-	Medición y Abono.	310

Artículo 699A- Entramado metálico de cierre en parte inferior de vigas	311

699.1.-	Aplicación	311

699.2.-	Materiales y condiciones generales	311

699.3.-	Ejecución	311

699.4.-	Medición y abono	312

Artículo 699b- Entramado metálico de protección en estribos	313

699b.1.-	Aplicación	313

699b.2.-	Materiales y condiciones generales	313

699b.3.-	Ejecución	313

699b.4.-	Medición y abono	313

PARTE 7.- Elementos de señalización, balizamiento y defensa de las carreteras	315

Artículo 700.- Marcas viales	317

700.1.-	Aplicación	317

700.3.-	Materiales	317

700.2.1.	Características	318

700.4.-	Especificaciones de la unidad terminada	320

700.5.-	Maquinaria de puesta en obra	320

700.6.-	Ejecución	320

700.8. 	Control de calidad.	321

700.11.-	Medición y abono	321

Artículo 700b.- Eliminación de marcas viales.	322

700b.1.-	Aplicación	322

700b.2.-	Ejecución	322

700b.2.1.	Maquinaria	322

700b.2.2.	Ejecución de las obras	322

700b.3.-	Medición y abono	323

Artículo 701.- Señales y Carteles Verticales de Circulación Retrorreflectantes	324

701.1.-	Definición	324

701.2.-	Aplicación	324

701.2.-	descripción	324

701.3.-	Materiales	325

701.4.-	Criterios de disposición de los carteles de nueva ejecución	328

701.5. Especificaciones de la Unidad Terminada	328

701.6.1.	Zona retrorreflectante	328

701.6.2.	Zona no retrorreflectante	328

701.6.-	Ejecución	328

701.7. Control de Calidad	329

701.10.-	Medición y Abono	329

Artículo 703.-	Elementos de balizamiento retrorreflectantes	332

703.1.	Aplicación	332

703.3.	Materiales	332

703.5. Especificaciones de la unidad terminada	333

703.5.1.	Zona retrorreflectante	333

703.5.2.	Elementos de sustentación	334

703.7. Control de Calidad	334

703.9. Seguridad y Señalización de las Obras	334

703.10.	Medición y abono	334

Artículo 704.- Barreras de seguridad metálicas	336

704.1.-	Aplicación	336

704.2.-	Tipos	336

704.3.-	Materiales y componentes	336

704.4.-	Ejecución	336

704.5.-	Parámetros de aceptación final	337

704.6.-	Tratamiento de no conformidades	337

704.7.-	Control de calidad	337

704.8.-	Seguridad y señalización de las obras	337

704.9.-	Medición y abono	337

Artículo 704B.- Barreras de seguridad metálicas móviles para pasos de mediana	339

704b.1.-	Aplicación	339

704b.2.-	Tipos	339

704b.3.-	Materiales y componentes	339

704b.4.-	Ejecución	340

704b.5.-	Parámetros de aceptación final	340

704b.6.-	Tratamiento de no conformidades	341

704b.7.-	Control de calidad	341

704b.8.-	Seguridad y señalización de las obras	341

704b.9.-	Medición y abono	341

Artículo 705.- Sistemas de señalización fija en túneles	342

705.1.-	Aplicación	342

705.2.-	Descripción De Los Equipos	342

703.3.-	Medición y Abono	346

Artículo 706.- Pretiles metálicos	347

706.1.-	Aplicación	347

706.2.-	Tipos	347

706.3.-	Materiales y componentes	348

706.4.-	Ejecución	348

706.5.-	Parámetros de aceptación final	349

706.6.-	Tratamiento de no conformidades	349

706.7.-	Control de calidad	349

706.8.-	Seguridad y señalización de las obras	349

706.9.-	Medición y abono	350

Artículo 707.- Barreras de hormigón	351

707.1.-	Aplicación	351

707.2.-	Tipos	352

707.3.-	Materiales	352

707.4.-	Ejecución	352

707.5.-	Control de calidad	354

707.6.-	Seguridad y señalización de las obras	354

707.7.-	Medición y abono	354

Artículo 725.- Anclaje del pretil (PARA ZUNCHO)	355

725.1.-	Aplicación	355

725.2.-	Materiales	355

725.2.1	Tipos de Aceros	356

725.2.2.	Soldaduras	356

725.2.3.	Resina de anclaje de pernos	356

725.3.-	Ejecución	357

725.4.-	Control de calidad	365

725.5.-	Medición y abono	369

PARTE 8.-	Varios	371

Capítulo 1.- Acabados	373

Artículo 802.- Bordillo de Hormigón	373

802.1.-	Definición	373

802.2.-	Aplicación	373

802.3.-	Normativa	373

802.4.-	Materiales	373

802.5.-	Ejecución	374

802.6.-	Recepción	374

802.7.-	Tratamiento de no conformidades	374

802.8.-	Control de calidad	375

802.9.-	Medición y abono	375

Artículo 802b.- Pavimento de baldosas hidráulicas	376

802b.1.-	Definición	376

802b.2.-	Aplicación	376

802b.3.-	Normativa	376

802b.4.-	Materiales	376

802b.5.-	Ejecución	377

802b.7.-	Tratamiento de no conformidades	378

802b.8.-	Control de calidad	378

802b.9.-	Medición y abono	378

Artículo 802c.- Pavimento de terrazo	379

802c.1.-	Definición	379

802c.2.-	Aplicación	379

802c.3.-	Normativa	379

802c.4.-	Materiales	379

802c.5.-	Ejecución	379

802c.7.-	Tratamiento de no conformidades	380

802c.8.-	Control de calidad	380

802c.9.-	Medición y abono	381

Artículo 803.- Pavimento con piedra irregular de pizarra	382

803.1.-	Definición	382

803.2.-	Aplicación	382

803.3.-	Normativa	382

803.4.-	Criterio De Medición En Proyecto	382

803.5.-	Condiciones Previas Que Han De Cumplirse Antes De La Ejecución De Las Unidades De Obra Del Soporte	382

803.6.-	Fases De Ejecución	382

803.7.-	Condiciones De Terminación	382

803.8.-	Conservación Y Mantenimiento	382

803.9.-	Medición Y Abono	382

Artículo 804.- Fábrica de ladrillo	384

804.1.-	Definición	384

804.2.-	Aplicación	384

804.3.-	Materiales	384

804.4.-	Descripción De Los Trabajos	385

804.5.-	Recepción	387

804.6.-	Control De Calidad	387

804.7.-	Medición y abono	387

Artículo 805.- Valla peatonal	388

805.1.-	Definición	388

805.2.-	Aplicación	388

805.3.-	Descripción De Los Trabajos	388

805.4.-	Medición y abono	388

Artículo 806.- Barandilla	389

806.1.-	Definición	389

806.2.-	Aplicación	389

806.3.-	Descripción De Los Trabajos	389

806.4.-	Medición y abono	389

Artículo 807.- Bordillos y encachados de hormigón prefabricados	390

807.1. 	Definición	390

807.2. 	Aplicación	390

807.3. 	materiales	390

807.4. 	Descripción De Los Trabajos	390

807.5. 	Aceptación final	390

807.6. 	Tratamiento de no conformidades	390

807.7. 	Control de calidad	390

807.8. 	Medición y abono	390

Artículo 808.- Revestimiento de metal deploye	391

808.1.-	Definición	391

808.2.-	Aplicación	391

808.2.-	Descripción de los trabajos	391

808.3.-	Materiales y condiciones generales	391

808.4.-	ejecución	392

808.4.1-	Bastidor del revestimiento	392

808.4.2-	Metal deploye	397

808.5.-	Medición y abono	397

Artículo 812.- Protecciones antivandálicas	398

812.1.-	Definición	398

812.2.-	Aplicación	398

812.3-	Materiales Y Componentes	398

812.4-	Descripción De Los Trabajos	399

812.5.-	Medición y abono	399

Artículo 813.- Elementos de trámex	400

813.1.-	Definición	400

813.2.-	Aplicación	400

813.3-	Materiales y componentes	400

813.4-	Descripción De Los Trabajos	400

813.5.-	Medición y abono	401

Capítulo 2.- Cortes y desvíos provisionales	402

Artículo 820.- Desvíos y conexiones provisionales	402

820.1.-	Definición	402

820.2.-	Ejecución	402

820.3.-	Medición y abono	402

Capítulo 3.- Medios de acceso	403

Artículo 830.- Medios de acceso	403

830.1.-	Definición	403

830.2.-	Aplicación	403

830.3.-	Medición y abono	403

Capítulo 4.- Protección del entorno	404

Artículo 840.- Prescripciones generales para la protección del entorno durante las obras	404

840.1.-	Aplicación	404

840.2.-	Prevención de daños y restauración en zonas contiguas a la obra y en otras de ocupación temporal	404

840.3.-	Tratamiento y gestión de residuos	404

840.4.-	Directrices para la maquinaria a utilizar y de prevención de la contaminación atmosférica	405

840.5.-	Medición y abono	405

Artículo 842.- Pantallas acústicas	406

842.1.-	definición	406

842.2.-	Aplicación	406

842.3.-	Descripción	406

842.4.-	Medición y abono	406

Capítulo 5.- Reposición de servicios	408

Artículo 851.- Red de Alumbrado	408

851.1.-	Aplicación	408

851.2.-	Definición	408

851.3.-	Descripción De Los Trabajos	409

851.3.1.	Instalación de cables eléctricos en canalización	409

851.3.2.	Empalmes	409

851.4.-	Medición y abono	409

Artículo 852.- Adecuación de canalizaciones de servicios	411

852.1.-	Aplicación	411

852.2.-	Descripción De Los Trabajos	411

852.4.-	Medición y abono	411

Artículo 853.- Red telefónica	413

853.1.-	Aplicación	413

853.2.-	Definición	413

853.3.-	Ejecución de las obras	413

853.3.1.- Cables	413

853.3.2.-	Empalmes	414

853.4.-	Medición y abono	414

Artículo 853.- Bajante de PVC	415

853.1.-	Definición	415

853.2.-	Aplicación	415

853.3.-	Descripción de los trabajos	415

853.4.-	Medición y abono	415

Artículo 854.- Red de abastecimiento	416

853.1.-	Aplicación	416

853.2.-	Definición	416

853.3.-	Materiales	416

853.4.-	Ejecución de las obras	417

853.5.-	Control de calidad	417

853.6.-	Medición y abono	417

Artículo 855.- Tubos rígidos para conducción de servicios	418

855.1.-	Aplicación	418

855.2.-	Definición	418

855.3.-	Ejecución	418

855.3.-	Medición y abono	418

Artículo 854.- Fibra óptica	419

854.1.-	Definición	419

854.2.-	Aplicación	419

854.3.-	Descripción de los trabajos	419

854.3.1.	Desmontaje de la instalación de fibra óptica	419

854.3.2.	Montaje de la instalación de fibra óptica	419

854.4.-	Medición y abono	419

  - Pliego de Prescripciones Administrativas

# 1.- Generalidades

La ejecución de las obras de reparación definidas en el presente proyecto se regirá administrativamente por el pliego de condiciones del concurso de licitación de la contratación de las mismas.

Asimismo se regirá por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

También se regirá, en lo que le sea de aplicación, por el PG-3.

# 3.2 Pliego de Prescripciones Técnicas

# 3.2.1 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales

# Artículo 100.- Definición y ámbito de aplicación

## 100.1.-	Definición

El presente Pliego de  prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG-3/75 (aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976) y sus modificaciones posteriores, normativa europea EN-1504- Partes 1 a 10, el resto de la normativa vigente que sea de aplicación y lo definido en los otros documentos del proyecto, definen todas las especificaciones técnicas de las obras que integran el Proyecto de Rehabilitación.

El conjunto de todas las especificaciones establece, además de la descripción general y localizada de las obras, la procedencia y condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra.

En caso de discrepancia entre las especificaciones de aplicación prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en primer lugar, y en el resto de situaciones lo que establezca la Dirección Facultativa.

## 100.2.-	Ámbito de aplicación

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la ejecución, dirección, control e inspección de las obras definidas en el proyecto denominado “PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PONTÓN SOBRE EL FF.CC. MADRID- ALCÁZAR DE SAN JUAN EN EL P.K.90+000 DE LA AUTOVÍA A-4. PROVINCIA DE TOLEDO (CLAVE 38-TO-50015)”.

## 100.3.-	Contenido

El contenido del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ordena siguiendo el articulado del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales Obras de Carreteras y Puentes PG-3/75, de acuerdo con la numeración y denominación de los artículos allí desarrollados, cuando los mismos hayan sido empleados en este Proyecto.

En estos artículos, se omite la repetición de las prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3) que resulten de aplicación a la unidad de obra en cuestión. Únicamente se indican aquellas prescripciones particulares no incluidas en el PG-3. Por ello la numeración de los distintos epígrafes de un mismo artículo no es consecutiva, entendiéndose que aquellos epígrafes omitidos son transcripción literal de las prescripciones generales del PG-3. A su vez, dentro de un determinado epígrafe, las prescripciones establecidas se entienden como adicionales o sustitutivas de las generales del epígrafe correspondiente del PG-3, que resultan asimismo de aplicación.

Los nuevos artículos creados se han integrado en la estructura correspondiente de partes y capítulos creando artículos con numeración sustitutiva de la del PG-3.

En la Parte 6 de este Pliego, “Reparación Estructural”, los capítulos se han estructurado coincidiendo con los principios de reparación de la norma UNE EN -1504.

Los artículos no citados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se regirán totalmente según lo prescrito en el PG-3, cuando sean de aplicación.

# Artículo 101.- Disposiciones generales

## 101.1.-	Generalidades

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir los aspectos generales que son de aplicación a la ejecución de las obras definidas en el presente proyecto: PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PONTÓN SOBRE EL FF.CC. MADRID- ALCÁZAR DE SAN JUAN EN EL P.K.90+000 DE LA AUTOVÍA A-4. PROVINCIA DE TOLEDO (CLAVE 38-TO-50015).

## 101.2.-	Representantes

### 101.2.1.	Dirección de las obras

MADRID CALLE 30/La Administración designará al Director de Obra, que será responsable de la inspección y vigilancia del contrato y asumirá la representación de dicha administración ante el contratista.

### 101.2.2.	Delegado o representante del Contratista

El Contratista tendrá como representante a pie de obra un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, ejerciendo como Delegado y Jefe de Obra del Contratista ante la Dirección de Obra.

Antes de iniciarse las obras el Contratista propondrá a la Dirección de Obra la persona que ha de representarle en obra, siendo potestativo de esta Dirección su aceptación o rechazo.

El Contratista deberá nombrar un responsable en exclusiva de la señalización y seguridad de la obra.

La Dirección podrá exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras la sustitución del representante del Contratista y la de cualquier otro participante en la ejecución de los trabajos, por motivo fundado de mala conducta, incompetencia o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, así como por cualquier razón que haga inconveniente su presencia en obra para la buena marcha de los trabajos o de las relaciones entre el Contratista y la Administración o sus representantes.

La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista, así como la designación de nuevo personal, no dará derecho al Contratista a exigir ninguna indemnización de la Administración por los perjuicios que pudieran derivarse del uso de esta facultad de recusación.

El Contratista deberá reemplazar en el plazo de quince (15) días a las personas recusadas por sustitutos competentes previamente aceptados por la Dirección.

## 101.3.-	Órdenes al Contratista

El Jefe de Obra será el interlocutor del Ingeniero Director de las Obras, con obligación de recibir todas las comunicaciones, verbales y/o escritas que dé el Director, directamente o a través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia.

Todo ello sin perjuicio de que el Ingeniero Director pueda comunicar directamente con el resto del personal de obra que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra.

El Jefe de Obra es responsable de que se transmitan dichas comunicaciones fielmente a las personas que deban ejecutarlas y de que se lleven a cabo.

Asimismo, es responsable de que todas las comunicaciones escritas del Ingeniero Director estén custodiadas, ordenadas y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento; se incluye en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc.

El Jefe de Obra deberá acompañar al Ingeniero Director de la Obra en todas sus visitas de inspección a las obras, cuando así le sea requerido, y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del mismo, incluso en presencia suya, por ejemplo, para aclarar dudas, si así lo requiere el Ingeniero Director.

El Jefe de Obra tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de la obra e informar al Ingeniero Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento previo cuando las circunstancias así lo hagan necesario o conveniente. Lo expresado es de aplicación también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por el Ingeniero Director.

Se entiende que la comunicación entre la Dirección de Obra y el Contratista se canaliza entre el Ingeniero Director de la Obra y el Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y eficacia, especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los respectivos personales, pero será en nombre de aquéllos y teniéndolos informados puntualmente, siempre sobre la base de la buena voluntad y el sentido común y en la forma y materias que aquéllos establezcan, de manera que si surgiera algún problema de interpretación o una decisión de mayor importancia, no tendrá validez sin la ratificación por el Ingeniero Director.

Se abrirá el “Libro de Órdenes” por el Ingeniero Director y permanecerá custodiado en obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El Jefe de Obra deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director. Se cumplirá, respecto al “Libro de Órdenes”, lo dispuesto en el P.C.A.G.

El contratista realizará las obras conforme a las instrucciones dictadas por el departamento municipal correspondiente con competencias en la explotación de la vía sin que por ello tenga derecho a reclamación económica adicional a MADRID CALLE 30/La Administración

## 101.4.-	Libro de Incidencias

Se hará constar en el libro de incidencias todos los extremos que considere oportunos el Ingeniero Director de las obras y, entre otros, con carácter diario, los siguientes:

- Las condiciones atmosféricas y la temperatura ambiente máxima y mínima.

- Relación de los trabajos efectuados.

- Cualquier circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de la obra.

Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren en partes diarios, que se custodiarán ordenados como Anejos al libro de incidencias.

## 101.5.-	Subcontratos

Se dará conocimiento por escrito a la Dirección de Obra de los subcontratos a celebrar, con indicación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista, cumpliéndose todos los requisitos y condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

## 101.6.-	Normativa de aplicación

Será de aplicación, en su caso, como supletoria y complementaria de las contenidas en este Pliego toda la normativa vigente que proceda, en cuanto no modifiquen ni se opongan a lo que en él se especifica.

Toda la normativa obligará tanto en su redacción original como en las modificaciones posteriores, declaradas de aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante el plazo de ejecución de las obras de este Proyecto.

Serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, se indican a continuación:

GENERALES

- PG-3 y modificaciones realizadas del mismo por orden circular u Orden Ministerial. En particular, se tiene en cuenta la última modificación Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. En consecuencia, todas las órdenes incorporadas o derogadas se suprimen de la relación posterior de normativa específica del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

- Real Decreto 3854/70 del 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado - P.C.A.G. - (BOE del 16 de febrero de 1971).

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras (BOE del 23 de septiembre), modificado por los Reales Decretos 1911/1997, de 19 de diciembre, 597/1999, de 16 de abril, y 114/2001, de 9 de febrero.

- Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación (BOE del 23 de diciembre).

- Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid.

- Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización del Ayuntamiento de Madrid (2002).

DRENAJE

- Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.

- Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera (O.C. 17/03)

- Nota informativa sobre pequeñas obras de drenaje transversal. (26-10-90).

- Nota informativa sobre capas drenantes en firmes (4-4-91).

- Las precipitaciones máximas en 24 horas y sus periodos de retorno en España (Ministerio de Medio Ambiente 1998/99)

- Guía resumida del clima en España 1961 – 1990 (Ministerio de Medio Ambiente 1997)

- Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España peninsular.

- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.

- Calculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales (mayo 1987).

FIRMES

- Norma 6.1-IC. Secciones de Firme (Orden FOM 3460/2003).

- Norma 6.3-IC. Rehabilitación de Firmes (Orden FOM 3459/2003).

- O.C. 21/2007 sobre uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho precedente de neumáticos fuera de uso (NFU).

TRAZADO

- Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1- IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras.

SISTEMAS DE CONTENCIÓN

- Orden circular 35/2014 sobre Criterios de aplicación de Sistemas de Contención de Vehículos, que unifica y deroga las anteriores OO.CC. relativas a sistemas de contención.

- UNE-EN 1317: Evaluación del Comportamiento y Clasificación de los Sistemas de Contención de Vehículos.

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC.

- señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.

- Instrucción 8.2-IC "Marcas viales" (16-7-87).

- Instrucción 8.3-IC sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación de Obras Fijas en Vías fuera de Poblado.

- Orden Circular 309/90 C y E sobre hitos de arista.

- Orden Circular 304/89 T sobre proyectos de marcas viales.

- Orden Circular 15/2003 de 13 de octubre sobre Señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. Remates de obras.

- Orden Circular 301/89T de 27 de Abril sobre señalización de obras

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas de la Dirección General de Carreteras (1997).

- Recomendaciones para la señalización móvil de obras de la Dirección General de Carreteras (1997).

- Orden Circular 16/2003 de 20 de noviembre sobre intensificación y ubicación de carteles de obra.

- Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras (1984)

- Nota técnica sobre borrado de marcas viales (5-2-91).

- Señales verticales de circulación. Tomo II Catalogo y significado de las señales. Junio 1992.

- Nota informativa sobre prohibiciones de adelantamiento. 15-2-91.

ILUMINACIÓN

- Orden Circular de 31-3-64 que aprueba la 9.1-IC sobre alumbrado de carreteras

- Orden Circular 36/2015, de 24 de febrero, sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles.

REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS

- Norma Europea EN-1504: Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Partes 1 a 10

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/08 de 22 de agosto.

- Instrucción sobre acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11, aprobada por Orden FOM en septiembre de 2011)

- Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación. (NCSR-02, 27-9-02).

- Norma de Construcción Sismorresistente: parte Puentes (NCSP-07, 2-6-07)

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16).

- Normas UNE sobre morteros de reparación estructural.

- Nota de servicio "Actuaciones y operaciones en obras de paso dentro de los contratos de conservación". (9-5-95).

- Durabilidad del hormigón: Estudio sobre Medida y Control de su permeabilidad.

- Inspecciones principales en puentes de carretera.

- A.C.I., American Concrete Institute Committee 440, Guide for Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures, ACI 440.2R-02 (2002).

- F.I.B., Federation Internationale du Béton, Externally Bonded FRP Reinforcement for Reinforced Concrete Structures, FIB CEB-FIP (2001).

- UNE EN 1504 Reparación de elementos de hormigón mediante fibras de carbono.

SEGURIDAD Y SALUD

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención;

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10 de noviembre de 1995)

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención (B.O.E. 31 de enero de 1997)

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las Obras de Construcción (BOE del 25 de octubre).

- Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de carretera (2002).

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

CONTROL DE CALIDAD

- Normas NLT sobre ensayos de carreteras y suelos del CEDEX.

- Normas MELC del CEDEX.

- Normas UNE sobre hormigón y sus componentes.

GESTIÓN DE RESIDUOS

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Modificada por el Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.

- Plan Regional de RCD 2006-2016 incluido en la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid, que sustituye al Plan de Gestión Integrada de los Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid 2002-2011.

- Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid (BOCM de 7 de agosto de 2009).

# Artículo 102.- Descripción de las Obras

## 102.1.-	Descripción General

En líneas generales, la ejecución de las obras de reparación implicará las siguientes operaciones en la estructura objeto de este proyecto:

- Instalación de los elementos temporales de contención y señalización de obras de reparación.

- Instalación de los medios auxiliares necesarios para la realización de la reparación (andamiajes, accesos, etc...).

- Instalación de elementos de defensa, señalización y balizamiento de la calzada.

- Trabajos reparación en la estructura.

- Retirada de los elementos temporales de contención y de la señalización de obras.

- Entrega del Plan de Mantenimiento de la reparación efectuada.

En particular las actuaciones de reparación que se realizarán sobre la estructura serán:

- Preparación de las superficies de hormigón. Se procederá al chorreado con arena a elevadas presiones en todas las superficies de hormigón (para eliminar la suciedad, las manchas por humedades y filtraciones, las eflorescencias y el musgo) y al saneado de zonas deterioradas de hormigón mediante picado mecánico y/o manual de superficies hasta descubrir las armaduras en caso de indicios de corrosión o hasta la obtención de hormigón sano.

- Reparación de los elementos dañados de hormigón: todas aquellas zonas deterioradas de hormigón, con desconchones, nidos de grava, etc. y que habrán sido picadas y saneadas previamente, se repondrán con mortero no estructural de reparación R2. Aquellas en las que se llegue a observar armadura, esta deberá ser pasivada antes de la aplicación del mortero R2.

- Preparación y reparación de las superficies metálicas. Se procederá al chorreado con arena a elevadas presiones en aquellas zonas metálicas con corrosión, pintadas o con suciedades importantes para dejar la superficie limpia y preparada para que el propio acero corten desarrolle su oxidación y protección característica. El resto de elementos metálicos existentes no serán tratados ya que se procederá a su retirada y reposición necesaria.

- Inyección de las fisuras de abertura superior a 0,3 mm.

- Sustitución del sistema de contención de la calzada superior sobre el ramal de la M-30 que está situado sobre esta estructura a ambos lados del tablero: ya que para adecuarse a la normativa vigente, en esta zona debe ser de nivel de contención H4b, puesto que el viaducto para por encima de una playa de vías de ferrocarril entre las cuales también existen vías de Alta Velocidad. Para ello, se desmontará el pretil existente, y se anclará mediante un recrecimiento con zuncho tras hidrodemoler el volumen necesario de los voladizos del tablero. Quedará así el nuevo pretil sobre la losa en la posición correspondiente según planos. Se cambiará también la posición de los báculos de las luminarias para cumplir los requisitos de ancho de trabajo del fabricante. Para conseguir esta posición correcta y respetar el ancho de trabajo será necesario ejecutar una pasarela volada con perfiles HEB según planos sobre la que se colocarán un entramado metálico de tramex para que sea visitable. Asimismo, esta pasarela volada de perfiles también permitirá anclar las protecciones antivandálicas a la distancia correcta del nuevo pretil.

- Fresado, impermeabilización y repavimentación de la calzada.

- Reposición de las juntas de dilatación de calzada.

- Reposición de sumideros existentes.

- Tratamiento general de las zonas de hormigón de la estructura mediante producto hidrofugante

- Tratamiento general de la estructura mediante producto hidrofugante.

- Colocación de visera de protección de la catenaria.

## 102.2.-	Planos

Se entiende por Planos los del contrato y los que oficialmente entregue la Dirección al Contratista adjudicatario, y las modificaciones de los mismos, para la ejecución de la obra, así como los dibujos, croquis e instrucciones complementarias que para mejor definición de las obras a realizar entregue la Dirección Facultativa al Contratista adjudicatario, debidamente fechadas y firmadas.

También se considerarán Planos aquellos que el Contratista adjudicatario proponga y que la Dirección apruebe expresamente.

La obra se ejecutará con estricta sujeción a los Planos y Pliego de Condiciones de este Proyecto, sin que el Contratista adjudicatario pueda introducir ninguna modificación que no haya sido previamente aprobada por la Dirección.

No tendrán carácter ejecutivo ni contractual los planos de información que aparezcan en la documentación del proyecto y que no tengan la calificación de planos del contrato, y asimismo cuantos dibujos o informes técnicos que hayan sido facilitados al Contratista adjudicatario, para una mejor comprensión de la obra a realizar, con un carácter puramente informativo.

A petición del Director, el Contratista adjudicatario preparará todos los planos de detalles que se estimen necesarios para la ejecución de la obra contratada, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión.

Dichos planos de detalle deberán estar suscritos por la Dirección, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes.

## 102.3.-	Contradicciones, omisiones o errores

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas establece la definición de las obras e instalaciones en cuanto a su naturaleza y características físicas.

Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen funcional, esquemática y geométricamente las obras e instalaciones.

El Contratista adjudicatario realizará las obras conforme a las instrucciones dictadas por el departamento municipal correspondiente con competencias en la explotación de la vía y servicios municipales sin que por ello tenga derecho a reclamación económica adicional a MADRID CALLE 30/La Administración.

Contradicciones entre documentos del Proyecto

En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos del Proyecto, la interpretación corresponderá al Director de Obra, estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en contrario, prevalece lo establecido en el Pliego de Prescripciones.

En caso de darse contradicción entre Memoria y Planos, prevalecerán éstos sobre aquella.

Entre Memoria y Presupuesto, prevalecerá éste sobre aquella.

En caso de contradicción entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los Cuadros de Precios, prevalecerá aquel sobre estos.

Dentro del Presupuesto, caso de haber contradicción entre Cuadro de Precios y Presupuesto, prevalecerá aquel sobre éste. En el Cuadro de Precios prevalecerá lo expresado en letra sobre lo escrito en cifras.

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese desarrollado en ambos documentos siempre que, a juicio de la Dirección Facultativa, la unidad de obra correspondiente quede suficientemente definida y tenga precio contractual. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en este último.

Contradicciones entre el proyecto y la legislación administrativa general.

En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y Reales Decretos).

Contradicciones entre el proyecto y la normativa técnica.

Como criterio general prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el Pliego se haga remisión expresa de que es de aplicación preferente un artículo preciso de una Norma concreta, en cuyo caso prevalecerá sobre lo establecido en dicho artículo.

Contradicciones, omisiones y modificaciones del proyecto

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de Obra cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.

Como consecuencia de la información recibida del Contratista adjudicatario, o por propia iniciativa a la vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación vigente sobre la materia.

En caso de duda, la interpretación del proyecto corresponde al Director. Si el Director Facultativo encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las limitaciones técnicas que definen una Unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que a su juicio aporten mayor calidad.

Aquellos materiales que sean necesarios para la correcta ejecución de determinadas unidades de obra y que no estén incluidos en la definición de éstas deberán ser normalizados, contemplando las normativas existentes en la medida de lo posible (EN-1504, Normas UNE, ISO, etc.).

## 102.4.-	Documentos que se entregan al Contratista

### 102.4.1.	Documentos contractuales

Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos contractuales, salvo en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, son los siguientes:

- Planos

- Pliego de Condiciones

- Cuadros de Precios

### 102.4.2.	Documentos informativos

Los documentos no indicados en el apartado anterior tendrán únicamente carácter informativo, y en ningún caso podrá utilizarse la información contenida en ellos para modificar lo incluido en los documentos contractuales.

# PARTE 3.- Explanaciones

Capítulo 1.- Trabajos preliminares

# Artículo 103.- Iniciación de las obras

## 103.1.-	Inspección de las obras

La inspección de las obras corresponde a MADRID CALLE 30/La Administración, a través del ingeniero director de las obras designado por ésta.

## 103.2.-	Programa de trabajos

En un plazo no superior a treinta (30) días desde la fecha de adjudicación definitiva, el Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos que incluirá los siguientes documentos:

Gráfico de barras (diagrama de Gantt), con expresión de las valoraciones de reparación mensuales y al origen previstas.

Desarrollo del programa por el método PERT, C.P.M. o análogo.

Descripción detallada de la forma en que se ejecutarán las diversas partes de la rehabilitación.

Equipos de maquinaria que serán empleados, su situación en el momento de redactar el Programa y justificación de los rendimientos en función de la capacidad efectiva de las máquinas.

Organización y función del personal superior, medio y operario que se destina a la ejecución de la reparación, su situación actual y fecha de incorporación a la misma.

Procedencia y ensayos preliminares de los materiales a emplear, ritmo de suministro y situación de los acopios.

Planos de ubicación de las instalaciones incluidas las obras auxiliares, accesos, oficinas, talleres, alojamientos, almacenes, explanadas de acopios y demás obras y medios auxiliares para la ejecución de la reparación contratada, necesarios para asegurar el cumplimiento del programa de trabajos.

Contactos con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para el establecimiento de horarios y permisos de trabajos con afección a la línea de ff.cc.

Este programa de trabajo deberá ser presentado, antes de la iniciación de los trabajos, a la aprobación de la Dirección Facultativa, que podrá realizar las observaciones y correcciones que estime pertinentes en orden a conseguir un adecuado desarrollo de los trabajos.

Una vez aprobado el programa de trabajo, se considerará, a todos los efectos, como documento básico y contractual.

El programa de trabajo deberá mantenerse en todo momento actualizado, debiéndose comprobar el cumplimiento del mismo o, en caso contrario, analizar las causas de la desviación con la Dirección de Obra y proponer las posibles soluciones.

## 103.3.-	Orden de iniciación de las obras de reparación

La Dirección dará la orden de inicio de los trabajos cuando estime conveniente, teniendo en cuenta la situación de los trabajos de replanteo (si fuesen precisos) y la elaboración del Programa de Trabajos.

# Artículo 104.- Desarrollo de las obras

## 104.1.-	Replanteo

Será responsabilidad del Contratista y correrá asimismo por su cuenta la realización de todos los replanteos previos necesarios para la ejecución de la reparación proyectada. Dichos replanteos deberán ser aprobados por el Ingeniero Director de la obra, el cual suministrará al Contratista toda la información de que disponga para la realización de los mismos.

La Dirección Facultativa podrá realizar, en cualquier momento, las comprobaciones de los replanteos que estime conveniente, para lo cual el Contratista prestará a su cargo la asistencia y ayuda que requiera aquélla y cuidará de que en la ejecución de la reparación no interfieran tales comprobaciones, sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna.

No obstante dichas comprobaciones, la responsabilidad del replanteo es del Contratista y los perjuicios que ocasionen los errores de replanteo deberán ser subsanados por cuenta y riesgo de aquél.

## 104.2.-	Equipos de maquinaria

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a disponer en obra de todas las máquinas, útiles y demás medios auxiliares necesarios para la ejecución de la obra en las condiciones de calidad, capacidad y cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del contrato.

De la maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al Programa de Trabajos se haya comprometido a tener en obra, no podrá el Contratista disponer para otros trabajos ni retirarla de la zona de obras, salvo autorización expresa de la Dirección.

El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato, se viese precisado a aumentar la importancia del equipo de maquinaria y medios auxiliares, en calidad o en cantidad, o a modificarlos respecto de sus previsiones iniciales de la oferta.

De cada nueva aportación de maquinaria se formalizará una relación análoga a la que forma parte del contrato, y se unirá como anexo a éste.

## 104.3.-	Ensayos

### 104.3.1. Aseguramiento de la calidad de la obra por parte del Contratista

El Contratista está obligado a realizar su Plan de Aseguramiento de la Calidad de la obra y para su redacción se basará en la normativa de aplicación.

Establecerá en la obra un conjunto de acciones, planificadas, sistemáticas y formalizadas que le capaciten para:

- Desarrollar unos métodos de ejecución que le permitan integrar la calidad en el sistema de ejecución de la reparación.

- Establecer los métodos de verificación, que permitan a la empresa demostrar que puede obtener la calidad.

Se entiende que no se comunicará a la Administración representada por el Ingeniero Director o a persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada a juicio del Contratista para su comprobación por el Director de la obra, hasta que el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos con objeto de cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio de que la Dirección Facultativa pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., como humanos con facultativos y auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos. Se llamará a esta operación "aseguramiento de la calidad". Los ensayos serán enteramente a cargo del Contratista.

Después de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones que una unidad de obra está terminada y cumple las especificaciones, lo comunicará a la Dirección Facultativa para que ésta pueda proceder a sus mediciones y ensayos de contraste, para lo que prestará las máximas facilidades.

### 104.3.2. Control de la Dirección

Con independencia de lo anterior, la Dirección Facultativa ejecutará las comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos "de contraste", a diferencia del aseguramiento de la calidad. El Ingeniero Director de la Obra podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles los procedimientos de ejecución para la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc.

El Contratista está obligado al abono de los gastos que se originen por control de calidad a realizar por la Dirección Facultativa, hasta un 1% del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto sin tener en cuenta la baja de adjudicación, salvo que en el Contrato se disponga otra cosa.

Estos gastos corresponden al abono, por parte del Contratista, de los ensayos de contraste a realizar por la Dirección Facultativa y, en ningún caso, incluyen los ensayos de aseguramiento de la calidad propios del autocontrol del Contratista, que corren íntegramente por su cuenta.

### 104.3.3. Número de ensayos

El número de ensayos, clase y frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra terminadas, será fijado por el Ingeniero Director teniendo en cuenta lo establecido en la normativa técnica vigente y en las circunstancias de la reparación.

De forma general, la posesión del marcado CE que acredita la conformidad de un determinado producto con la normativa UNE de aplicación, exime de la necesidad de realizar los controles de recepción previstos en este Pliego. Bastará con que cada suministro de ese determinado producto se acompañe del certificado acreditativo de la posesión de la marca de calidad.

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Unión Europea, aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en el presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma.

Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas.

Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentase una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro Laboratorio de pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Unión Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos.

## 104.4.-	Materiales

Los materiales deberán cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, PG-3/75, en la Normativa Europea EN-1504 Partes 1 a 10 y en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Los datos que figuran en el presente Proyecto sobre posibilidad de empleo de materiales en las distintas unidades de obra, no tienen carácter contractual. Por tanto el Contratista no está obligado a utilizar materiales de dichas procedencias y su utilización no libera al Contratista, en ningún caso, de la obligación de que los materiales cumplan las condiciones exigidas, condiciones que habrán de comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes.

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre en los lugares de procedencia indicados, materiales adecuados o seleccionados en cantidad suficiente para las obras en el momento de su ejecución.

Por tanto, todos los materiales procederán de los lugares elegidos por el Contratista, que podrán ser los propuestos en este proyecto u otros diferentes, siempre que los materiales sean de calidad igual o superior a los exigidos en este Pliego.

Los lugares propuestos por el Contratista han de ser necesariamente autorizados por el Ingeniero Director y demás organismos medioambientales afectados.

Los productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas.

El transporte no será objeto, en general, de medición y abono independiente (salvo que así se especificara en las condiciones de medición y abono de las distintas unidades de obra) pues se considera incluido en los precios de todos los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia de los materiales y la distancia de transporte.

## 104.5.-	Acopios

Los lugares de acopio de materiales dentro del ámbito de las obras habrán de ser previamente autorizados por la Dirección.

Para ello el Contratista propondrá el plan de acopios con suficiente antelación a la Dirección Facultativa, indicando los accesos y todas las obras o medidas que se compromete a llevar a cabo para garantizar la preservación de la calidad de los materiales, el mantenimiento de los servicios y desagües y la no-interferencia con la propia obra, así como evitar posibles daños a terceros.

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia.

Una vez utilizados los acopios o retirados los almacenes, las superficies deberán restituirse a su estado natural.

## 104.6.-	Trabajos defectuosos

Las reparaciones ejecutadas por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos contractuales del Proyecto sin la debida autorización deberán ser derruidas si la Dirección lo exigiese, y en ningún caso serán abonables. El Contratista será además responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la Administración.

Si por excepción se hubiese ejecutado alguna unidad de obra o parte de ella que no se ajuste exactamente a las condiciones fijadas en el contrato, y aunque defectuosa pudiese ser tolerable a juicio de la Dirección, esta podrá aceptarla con la rebaja de precio que considere justa, pudiendo el Contratista, en este caso, optar por admitir esta rebaja a no ser que prefiera demoler la obra a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del contrato.

## 104.7.-	Construcción y conservación de desvíos

Los desvíos deberán cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, PG-3/75 y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de este Proyecto.

Los desvíos y acceso a las obras se construirán de acuerdo con lo fijado en los Planos o, en su defecto, con lo que señale el Director Facultativo. Su abono se realizará según las unidades definidas y construidas. No obstante, y tal como se indica en el artículo 101 precedente, el Contratista atenderá las solicitudes del organismo de la Administración competente en materia de vialidad, sin que tenga derecho a reclamación económica alguna por tales conceptos.

Todos los desvíos previstos en el proyecto se realizarán mediante cortes de carril, desviando el tráfico por los restantes carriles de la calzada o, eventualmente, por alguna de las vías laterales. Los desvíos previstos en proyecto se consideran suficientes para la realización de las actuaciones proyectadas (colocación de carteles, ejecución de nuevas estructuras de sustentación y disposición de defensas). Los desvíos realizados serán de abono al Contratista, si bien únicamente hasta el número previsto en el Presupuesto o los que resulte necesario incrementar por causas estrictamente inherentes a la ejecución de los trabajos, de forma que cualquier incremento de las unidades de corte necesarias por causas imputables a decisiones del Contratista, inadecuada planificación, o cualesquiera otros imprevistos como condiciones climatológicas, circunstancias del tráfico, etc. no podrá ser reclamado su abono por parte del Contratista.

En el caso de cortes de tráfico de carácter permanente, el mantenimiento y conservación, desde su apertura hasta el cierre del desvío, correrá por cuenta íntegramente del Contratista. Esta conservación y mantenimiento incluye el repintado de las marcas viales provisionales de obra, tantas veces como sea necesario en función de su desgaste o siempre que la Dirección Facultativa estime necesario su repintado.

## 104.8.-	Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones

### 104.8.1.	Obligación del Contratista de señalizar la obra

La señalización y balizamiento de las obras deberán cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, PG-3/75 y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente Proyecto.

La señalización y el balizamiento de la reparación durante su ejecución se realizarán de acuerdo con la normativa vigente.

Una vez adjudicadas las obras de reparación y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el Contratista elaborará una propuesta de señalización, balizamiento y, en su caso, defensa de las obras, que formará parte del Plan de Seguridad y Salud, en la que se analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de las obras, las previsiones contenidas en el proyecto.

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la Empresa Constructora proponga, con la correspondiente valoración económica de las mismas, la cual no deberá superar el importe total previsto en el Proyecto.

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa.

### 104.8.2.	Responsable en exclusiva de la señalización de obra

El Contratista está obligado a nombrar un responsable en exclusiva de la señalización, balizamiento y, en su caso, defensa de las obras.

## 104.9.-	Seguridad y Salud en las Obras

En el anejo a la memoria del presente proyecto correspondiente, se incluye el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud en las obras en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en las obras en el que se analicen, estudien y contemplen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de prevención que la Empresa Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoración económica que no podrá implicar disminución de su importe total, ni de los niveles de protección previstos en dicho Estudio.

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la reparación. Para ello el coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá realizar un informe, el cual elevará para su aprobación, al Servicio correspondiente de la Administración Pública adjudicataria de la Obra. El Plan se considerará aprobado una vez que haya sido autorizado por el Órgano competente de conceder la apertura del centro de trabajo.

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con los correspondientes Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en los del Plan de Seguridad y Salud en las Obras aprobado por la Administración y que se consideran documentos del Contrato a dichos efectos.

## 104.10.-	Limpieza y terminación de las obras

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio de la reparación o similar a su entorno, de acuerdo con lo indicado en el artículo 9º de la O.M. de 31 de Agosto de 1987. (PARA PROYECTOS FUERA DE POBLADO)

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción provisional, se procederá a su limpieza general, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unas y otros en situación análoga a como se encontraban antes de la obra o similar a los de su entorno.  (PARA PROYECTOS DENTRO DE POBLADO)

## 104.11.-	Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego

La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones no figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se harán de acuerdo con lo especificado para las mismas en la parte correspondiente de la normativa europea EN 1504 y resto de normativa vigente, o en su defecto con lo que ordene el Director dentro de la buena práctica para reparaciones similares.

Tendrán el mismo tratamiento las unidades de obra no desarrolladas en el presente Pliego pero que hayan sido definidos en los planos y/o presupuestadas.

## 104.12.-	Instalaciones auxiliares

La ubicación de las instalaciones auxiliares deberá someterse a la aprobación previa del Ingeniero Director. En cualquier caso queda expresamente prohibida la ubicación de instalaciones en áreas en las que pueda afectarse al sistema hidrológico, así como en las zonas de exclusión de instalaciones que se indiquen en el proyecto.

## 104.13.-	Conservación del Medio Ambiente

El Contratista deberá cumplir, durante la ejecución de la reparación y su período de garantía, un programa de seguimiento y vigilancia ambiental, de forma que se ajuste la ejecución de las distintas actuaciones de reparación a las previsiones del presente Pliego, a fin de reducir la incidencia ambiental que la ejecución de las mismas pueda originar.

En general, prestará atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e instalaciones que necesite realizar para la ejecución de los trabajos, sobre la estética del medio en que se desarrollen las obras. Se tendrá especial cuidado en el tratamiento de los materiales clasificados como peligrosos antes, durante y después de la obra.

En tal sentido, cuidará que los árboles, zonas verdes y ajardinadas, y demás elementos que puedan ser dañados durante la obra, sean debidamente protegidos, en evitación de posibles destrozos que, de producirse, serán subsanados a su costa. Asimismo, el Contratista estará obligado a trasladar los árboles que la Administración considere necesario aprovechar, manteniéndolos vivos durante la duración de las obras.

Asimismo, cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, depósitos y acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero Director. Estará obligado a colocar los filtros, capas de decantación y elementos de depuración necesarios para mantener los índices de polución por debajo de los límites máximos autorizados por la legislación vigente.

## 104.14.-	Protección del tráfico

Mientras dure la ejecución de la obra, se colocarán en todos los puntos donde sea necesario, y a fin de mantener la debida seguridad vial, las señales y el balizamiento preceptivos, de acuerdo con la normativa vigente así como con el Código de la Circulación y el Plan de Seguridad y Salud. La permanencia y eficacia de estas señales deberá estar garantizada por los vigilantes que fueran necesarios; tanto las señales como los jornales de éstos últimos, serán de cuenta del Contratista.

La responsabilidad de los accidentes ocurridos por la inobservancia de lo exigido en este Artículo será, por entero, del Contratista. Además deberá reparar a su cargo los daños locales en las unidades de obra ejecutadas, así como los ocurridos sobre las zonas de circulación de tráfico, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y dejar la unidad correctamente terminada.

Las actuaciones de reparación proyectadas se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a las mismas, en las zonas que afecte a calles y servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones de vialidad, ejecutándose, si fuera preciso, a expensas del Contratista, viales provisionales para desviarlo.

Observará, además, el Contratista cuantas disposiciones le sean dictadas por el Ingeniero Director, encaminadas a garantizar la seguridad del tráfico y acatará todas las disposiciones que dicte el facultativo arriba indicado por sí o por persona en quien delegue con objeto de asegurar la buena marcha del desarrollo de las obras desde este punto de vista.

## 104.15.-	Estudios Complementarios

La ingeniería que sea necesaria desarrollar para la correcta ejecución del contrato, o como consecuencia de incidencias o modificaciones, será realizada por el Contratista, sin perjuicio de que su tramitación corresponda a la Dirección de Obra.

El desarrollo de tal ingeniería se considera incluido en los términos del contrato, no resultando, por tanto, de abono independiente, salvo aquellas partidas de ingeniería o estudios complementarios expresamente incluidas en el Presupuesto y con el alcance definido en el presente Pliego.

# Artículo 105.- Responsabilidades especiales del Contratista

Serán de aplicación todas las disposiciones generales recogidas en el artículo 105 del PG-3 y en la normativa vigente, específicamente la normativa europea EN 1504- Partes 1 a 10.

También será de aplicación el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se apruebe para la contratación de estas obras, si lo hubiere.

## 105.1.-	Daños y perjuicios

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las actuaciones proyectadas, de todos los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de la reparación.

Los servicios y propiedades públicos y privados que resulten dañados deberán ser reparados por el Contratista a su costa, restableciendo los mismos a sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a costa del Contratista.

Los servicios públicos o privados afectados por una orden directa de la Administración serán repuestos por cuenta de ésta en la forma que ordene la Dirección Facultativa.

## 105.2.-	Permisos y licencias

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios, así como redactar los correspondientes proyectos específicos que fuesen necesarios, para la ejecución de las obras proyectadas y deberá abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la obtención de aquellos permisos.

Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o definitiva de terrenos para instalaciones, explotación de canteras o vertederos de productos sobrantes, obtención de materiales, etc. El Contratista solo tendrá derecho, en todo caso, a la puesta en práctica de los derechos que, referentes a estas cuestiones, da a la Administración Pública la Ley de Expropiación Forzosa, siendo él, como beneficiario, el que deberá abonar, como ya se dijo antes, los justiprecios derivados de las ocupaciones temporales.

## 105.3.-	Recepción de materiales

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las unidades de obra en que se hayan empleado.

## 105.4.- Cláusulas sociales

De conformidad con lo establecido en el Decreto de fecha 19 de enero de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda por el que se aprueba la Instrucción 1/2016, relativa a la incorporación de cláusulas sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus organismos autónomos y las entidades del sector público municipal, se incluyen las siguientes cláusulas:

1ª.- Los bienes objeto de suministro del presente contrato han de ser producidos o desarrollados respetando las normas socio-laborales vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización Internacional del Trabajo.

2ª.- Las prescripciones técnicas se han redactado teniendo en cuenta la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con diversidad funcional, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, tal y como son definidos estos términos en el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

3ª.- En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar los licitadores o que sean necesarias para la ejecución del contrato, deberá hacerse un uso no sexista del leguaje, evitar cualquiera imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, y fomentar con valores de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad.

4ª.- Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria elabore un informe de impacto de género en relación con la ejecución del contrato, con indicadores y datos desagregados por sexo de la plantilla que ejecutará el mismo, detallando el contenido de las medidas de igualdad aplicadas. El informe deberá aportarse por la empresa adjudicataria antes de la finalización del contrato y deberá ser aprobado por las personas responsables del mismo.

5ª.- La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas que resulten necesarias con el fin de prevenir, evitar y erradicar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en relación con el personal adscrito a la ejecución del contrato.

A estos efectos, podrá solicitarse asesoramiento a los agentes de igualdad de los distritos municipales y de los adscritos al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid.

6ª.- En materia de seguridad y salud:

La empresa adjudicataria tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad y salud en el trabajo que sean obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que pueden afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras.

Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes:

- La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la actividad contratada.

- La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a la ejecución del contrato.

- El justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su caso, sean necesarios.

La empresa adjudicataria deberá acreditar el cumplimiento de estos extremos mediante la documentación que corresponda en cada caso, dado que la actuación a realizar en materia de prevención de riesgos laborales dependerá de la naturaleza de la prestación constitutiva del objeto del contrato.

7ª.- La empresa adjudicataria deberá adoptar, como medida para evitar que de la ejecución del contrato puedan derivarse daños al personal que participe en la ejecución y/o dirección del mismo, al personal municipal y a los ciudadanos en general, que se extremen las condiciones de señalización de los cortes de carril en la infraestructura que sean necesarios para dicha ejecución.

8ª.- La empresa adjudicataria deberá acreditar mediante declaración responsable la afiliación y el alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del contrato. Esta obligación se extenderá a todo el personal subcontratado por la empresa adjudicataria principal destinado a la ejecución del contrato.

Para la acreditación del cumplimiento de esta obligación, se exigirá a la empresa adjudicataria al inicio de la ejecución del contrato la presentación de una declaración responsable en la que se señale que las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del contrato se encuentran afiliadas y dadas de alta en la Seguridad Social.

En todo caso, el órgano de contratación podrá solicitar, cuando lo considere oportuno, la aportación de la documentación que acredite el contenido de la declaración responsable.

9ª.- Aquellas empresas cuya actividad consista en ser contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos de obras del sector de la construcción deberán contar con un número de personas trabajadoras con contratos indefinidos no inferior al 30%, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.4 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

La empresa adjudicataria deberá acreditar al inicio, cuando transcurra un 50% del plazo del contrato y previo a su finalización, copia de los contratos de las personas trabajadoras contratadas adscritas a la ejecución del contrato que permitan verificar el cumplimiento del porcentaje exigido.

# Artículo 106.- Medición y abono de la obra

En el presente artículo se establecen las prescripciones generales relativas a la medición y abono de la obra proyectada. Las prescripciones particulares a aplicar en cada unidad de obra se establecen en el apartado de Medición y Abono de cada uno de los artículos correspondientes del Pliego de Prescripciones Particulares.

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el Artículo 106 del PG-3 además de todas las prescripciones que se establecen en los siguientes epígrafes.

## 106.1.-	Medición de las obras

Todas las fases de la obra se medirán por las unidades que figuran en el Cuadro de Precios Número 1, y se abonarán las que se hayan ejecutado, según las órdenes e instrucciones del Ingeniero Director de la Obra, a los precios que aparecen en dicho Cuadro.

El Ingeniero Director de las obras, antes del inicio de los trabajos, señalará al Contratista el proceso que ha de seguirse para la ordenada toma de datos y consiguiente medición de las sucesivas fases de obra.

Sin perjuicio de las particularizaciones que se hagan en este Pliego, el sistema a seguir será tal que no se iniciará una fase de reparación sin que previamente esté medida y conformada la anterior. Las formas y dimensiones de las distintas obras a ejecutar, serán las establecidas en los planos incluidos en el Proyecto. Las modificaciones que, sobre ellas, hayan de introducirse serán ordenadas por escrito, mediante la correspondiente orden de ejecución, por el Ingeniero Director o persona en quien delegue. En estos casos el Contratista firmará el ENTERADO en el original que quedará en poder del Ingeniero Director de las obras, debiendo éste entregar a aquél una copia firmada por dicho Ingeniero Director de la Obra, o persona en quien delegue.

Finalizada una fase de obra y antes de pasar a la fase siguiente, el Contratista habrá de firmar el CONFORME a la medición correspondiente, que inexcusablemente será consecuente con los planos del Proyecto o los entregados por el Ingeniero Director de las obras o persona en quien delegue, con la consiguiente orden de ejecución. Si el Contratista iniciara la fase de reparación siguiente sin haber conformado la fase anterior, se entenderá que presta implícitamente su conformidad a las mediciones de la Dirección Facultativa de la Obra.

Se hace especial advertencia al Contratista de que no será tenida en cuenta reclamación alguna que pueda hacer sobre modificaciones realizadas, aumentos de unidades, cambios en el tipo de unidad, obras complementarias o accesorias, exceso de volúmenes, etc., que no hayan sido ordenados por escrito por el Ingeniero Director de las obras o persona en quien delegue, sea cualesquiera que sean los problemas o dificultades surgidos durante la ejecución de una determinada unidad de obra.

El Contratista, antes de comenzar a ejecutar cualquier fase de obra, recabará del Ingeniero Director de las obras o persona en quien delegue, la correspondiente orden de ejecución firmada por éste. Tan pronto se finalice esa fase de obra, y una vez conformadas las mediciones correspondientes, el Contratista recabará del Ingeniero Director de las obras una copia de dichas mediciones firmadas por dicho Ingeniero Director o persona en quien delegue. Este podrá ordenar, si lo estima oportuno, la paralización de un determinado tajo, hasta tanto el Contratista haya conformado las mediciones de la fase anterior, sin que dicho Contratista tenga derecho a reclamación alguna de daños y perjuicios. Las mediciones parciales así efectuadas, y aún en el caso antes considerado de aceptación implícita por parte del Contratista, tendrán carácter de definitivas.

Como consecuencia, no procederá reclamación alguna por parte del Contratista con posterioridad a la conformación de la medición parcial correspondiente, o sobre la medición de una fase de obra en la que se haya iniciado la fase siguiente. Cualquier reclamación que sobre la medición correspondiente pretenda hacer el Contratista, ha de ser efectuada en el acto de la medición parcial.

El método descrito de medición de las unidades de obra podrá ser modificado por otro similar si así lo considera la Dirección Facultativa.

El medio normal para la transmisión e instrucciones al Contratista, será el Libro de Órdenes que se hallará bajo su custodia en la Oficina de obras.

En cualquier caso la normativa será la obligada por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

## 106.2.-	Abono de las obras

### 106.2.1. Condiciones generales

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderán que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes, a menos que específicamente se excluya alguno en el artículo correspondiente.

Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas y todas cuantas operaciones directas o incidentales sean necesarias para que las unidades de obra, terminadas con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los Planos, sean aprobadas por la Dirección Facultativa.

El abono de las distintas unidades de obra se realizará, de forma general y tal y como se indica en los criterios de medición y abono de las mismas, una vez que se realice la aceptación de la misma por parte de la Dirección Facultativa. Esto significa que el abono se realizará, salvo indicación contraria en los criterios de medición y abono de la unidad en cuestión, una vez que la unidad de obra está completamente terminada, controlada y conforme, sin que proceda pues el abono parcial de unidades de obra en proceso de ejecución.

### 106.2.2. Aplicación del cuadro de precios Nº 2

En caso de liquidación de obra por rescisión de contrato o cualquier otro motivo, de las partidas, excepto "materiales" que figuran en el Cuadro de Precios Nº 2, no se abonará nada al Contratista a no ser que se trate de una unidad de obra completa y acabada, en cuyo caso se abonará íntegramente.

Tan sólo podrá ser objeto de abono la parte correspondiente a materiales básicos constitutivos de la unidad de obra, siempre que sean aceptados por el Ingeniero Director.

## 106.3.-	Variación de dosificaciones

El Contratista adjudicatario estará obligado a modificar las dosificaciones previstas en las unidades si, a la vista de los ensayos, el Director Facultativo de las obras lo estimara conveniente.

Los materiales integrantes de una unidad de obra no serán objeto de abono aparte, salvo que así se indique explícitamente en la definición de la unidad y en el articulado del presente Pliego. En consecuencia, cualquier aumento en dosificación de estos materiales para cumplir las especificaciones exigidas, no será objeto de abono, ni supondrá variación en el precio establecido para la unidad.

# Artículo 107.- Conservación de las obras

## 107.1.-	Definición

Se define como conservación de la obra a los trabajos de limpieza, acabado, mantenimiento y reparación, así como cuantos otros trabajos sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado de funcionamiento y policía.

En todo momento se seguirá cualquier indicación del Ingeniero Director de las obras en cuanto al mantenimiento de la limpieza y policía antes citada. La Empresa Constructora está obligada no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación hasta la recepción o conformidad y durante el plazo de garantía. La responsabilidad de la Empresa Constructora por faltas que puedan advertirse en los trabajos, se entiende en el supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento, dentro del periodo de vigencia del Contrato.

Los trabajos de conservación, tanto durante la ejecución de la obra hasta su recepción como durante el plazo de garantía, no son de abono directo por considerarse incluido su importe en los precios unitarios establecidos.

## 107.2.-	Conservación durante la ejecución de la obra

La Empresa Constructora queda obligada a conservar, a su costa, durante la ejecución y hasta su recepción, todas las obras que integran el Proyecto o modificaciones autorizadas, así como las carreteras y servidumbres afectadas, desvíos provisionales, señalizaciones existentes y señalizaciones de obra, marcas viales provisionales y elementos auxiliares, manteniéndolos en buenas condiciones de viabilidad, prestando un especial cuidado para la conservación de los caminos y mantenimiento de las servidumbres de paso así como evitar los arrastres de tierras procedentes de la explanación a fincas particulares.

Durante la ejecución de las obras, la limpieza de estas y, en particular, la limpieza de grafitis que pudieran realizarse en las mismas es responsabilidad íntegra y a costa del Contratista.

## 107.3.-	Conservación durante el plazo de garantía

La Empresa Constructora queda obligada a la conservación de la obra reparada durante el plazo de garantía, debiendo realizar cuantos trabajos sean necesarios para mantener todas las obras en perfecto estado de conservación.

La Empresa Adjudicataria de la reparación responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra durante el plazo de garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal uso que de aquella hubieran hecho los usuarios o la Entidad encargada de la explotación y no al cumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía de la obra.

## 107.4.-	Desarrollo de los trabajos

Los trabajos de reparación y conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, ni de las carreteras o servidumbres colindantes y, de producir afectación, deberán ser previamente autorizados por escrito por el Director y disponer de la oportuna señalización.

# Artículo 108.- Dirección de las Obras

De conformidad con el vigente Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, ha de entenderse que las funciones que en los diversos Artículos, tanto del presente Pliego como del de Prescripciones Técnicas Generales de obras de carreteras y puentes, se asignan al Ingeniero Director de las Obras, se refieren al técnico facultativo, auxiliado por los colaboradores a sus órdenes, que integran la Dirección de Obra (o Dirección Facultativa) y que han sido designados por MADRID CALLE 30/La Administración, según se indica en el artículo 101 de este Pliego.

# Artículo 109.- Publicidad en la Obra

El Contratista adjudicatario no podrá, sin conformidad previa y expresa de la Dirección de Obra, exponer ningún tipo de cartel publicitario, ya sea provisional o permanente, en la obra.

# Artículo 110.- Empresa suministradora de los productos

## 110.1.-	Definición

La empresa suministradora de los productos empleados en los trabajos descritos en la presente especificación demostrará por escrito que su sistema de Aseguramiento de la Calidad es Conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-ISO 9001 (Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio post-venta).

Además deberá acreditar la posesión de la certificación de Gestión Medioambiental UNE-EN-ISO-14.001.

# Artículo 111.- Empresa aplicadora de los productos

## 111.1.-	Definición

La empresa aplicadora de los sistemas y productos especificados en el presente Pliego debe haber completado satisfactoriamente un programa de instrucción sobre su instalación/aplicación. Deberá conocer los métodos adecuados para la preparación del soporte y disponer de una autorización escrita del fabricante que le permita la aplicación de los productos. En este contexto, la empresa deberá conocer los principios, métodos y materiales recomendados en la norma europea EN-1504, para reparación y protección de estructuras de hormigón.

Por otra parte, los operarios que intervengan en la reparación deberán disponer de carnet de aplicador homologado o acreditación equivalente en sistemas de reparación estructural, vigente y expedido por una empresa externa al aplicador, y específico para el sistema de reparación concreto a ejecutar.

La empresa aplicadora de los productos de reparación estructural deberá presentar a la Dirección de Obra, por escrito y con anterioridad al comienzo de los trabajos, los programas de instrucción llevados a cabo y los carnets o certificados de homologación de los operarios que vayan a realizar cada procedimiento de reparación.

# 3.2.2 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

# PARTE 1. Introducción y generalidades

# Artículo 100.- Definición y ámbito de aplicación

## 100.1.-	Definición

El presente Pliego de  prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG-3/75 (aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976) y sus modificaciones posteriores, normativa europea EN-1504- Partes 1 a 10, el resto de la normativa vigente que sea de aplicación y lo definido en los otros documentos del proyecto, definen todas las especificaciones técnicas de las obras que integran el Proyecto de Rehabilitación.

El conjunto de todas las especificaciones establece, además de la descripción general y localizada de las obras, la procedencia y condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra.

En caso de discrepancia entre las especificaciones de aplicación prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en primer lugar, y en el resto de situaciones lo que establezca la Dirección Facultativa.

## 100.2.-	Ámbito de aplicación

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la ejecución, dirección, control e inspección de las obras definidas en el proyecto denominado “PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PONTÓN SOBRE EL FF.CC. MADRID- ALCÁZAR DE SAN JUAN EN EL P.K.90+000 DE LA AUTOVÍA A-4. PROVINCIA DE TOLEDO (CLAVE 38-TO-50015)”.

## 100.3.-	Contenido

El contenido del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ordena siguiendo el articulado del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales Obras de Carreteras y Puentes PG-3/75, de acuerdo con la numeración y denominación de los artículos allí desarrollados, cuando los mismos hayan sido empleados en este Proyecto.

En estos artículos, se omite la repetición de las prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3) que resulten de aplicación a la unidad de obra en cuestión. Únicamente se indican aquellas prescripciones particulares no incluidas en el PG-3. Por ello la numeración de los distintos epígrafes de un mismo artículo no es consecutiva, entendiéndose que aquellos epígrafes omitidos son transcripción literal de las prescripciones generales del PG-3. A su vez, dentro de un determinado epígrafe, las prescripciones establecidas se entienden como adicionales o sustitutivas de las generales del epígrafe correspondiente del PG-3, que resultan asimismo de aplicación.

Los nuevos artículos creados se han integrado en la estructura correspondiente de partes y capítulos creando artículos con numeración sustitutiva de la del PG-3.

En la Parte 6 de este Pliego, “Reparación Estructural”, los capítulos se han estructurado coincidiendo con los principios de reparación de la norma UNE EN -1504.

Los artículos no citados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se regirán totalmente según lo prescrito en el PG-3, cuando sean de aplicación.

# Artículo 102.- Descripción de las Obras

## 102.1.-	Descripción General

En líneas generales, la ejecución de las obras de reparación implicará las siguientes operaciones en la estructura objeto de este proyecto:

- Instalación de los elementos temporales de contención y señalización de obras de reparación.

- Instalación de los medios auxiliares necesarios para la realización de la reparación (andamiajes, accesos, etc...).

- Instalación de elementos de defensa, señalización y balizamiento de la calzada.

- Trabajos reparación en la estructura.

- Retirada de los elementos temporales de contención y de la señalización de obras.

- Entrega del Plan de Mantenimiento de la reparación efectuada.

En particular las actuaciones de reparación que se realizarán sobre la estructura serán:

- Preparación de las superficies de hormigón. Se procederá al chorreado con arena a elevadas presiones en todas las superficies de hormigón (para eliminar la suciedad, las manchas por humedades y filtraciones, las eflorescencias y el musgo) y al saneado de zonas deterioradas de hormigón mediante picado mecánico y/o manual de superficies hasta descubrir las armaduras en caso de indicios de corrosión o hasta la obtención de hormigón sano.

- Reparación de los elementos dañados de hormigón: todas aquellas zonas deterioradas de hormigón, con desconchones, nidos de grava, etc. y que habrán sido picadas y saneadas previamente, se repondrán con mortero no estructural de reparación R2. Aquellas en las que se llegue a observar armadura, esta deberá ser pasivada antes de la aplicación del mortero R2.

- Preparación y reparación de las superficies metálicas. Se procederá al chorreado con arena a elevadas presiones en aquellas zonas metálicas con corrosión, pintadas o con suciedades importantes para dejar la superficie limpia y preparada para que el propio acero corten desarrolle su oxidación y protección característica. El resto de elementos metálicos existentes no serán tratados ya que se procederá a su retirada y reposición necesaria.

- Inyección de las fisuras de abertura superior a 0,3 mm.

- Sustitución del sistema de contención de la calzada superior sobre el ramal de la M-30 que está situado sobre esta estructura a ambos lados del tablero: ya que para adecuarse a la normativa vigente, en esta zona debe ser de nivel de contención H4b, puesto que el viaducto para por encima de una playa de vías de ferrocarril entre las cuales también existen vías de Alta Velocidad. Para ello, se desmontará el pretil existente, y se anclará mediante un recrecimiento con zuncho tras hidrodemoler el volumen necesario de los voladizos del tablero. Quedará así el nuevo pretil sobre la losa en la posición correspondiente según planos. Se cambiará también la posición de los báculos de las luminarias para cumplir los requisitos de ancho de trabajo del fabricante. Para conseguir esta posición correcta y respetar el ancho de trabajo será necesario ejecutar una pasarela volada con perfiles HEB según planos sobre la que se colocarán un entramado metálico de tramex para que sea visitable. Asimismo, esta pasarela volada de perfiles también permitirá anclar las protecciones antivandálicas a la distancia correcta del nuevo pretil.

- Fresado, impermeabilización y repavimentación de la calzada.

- Reposición de las juntas de dilatación de calzada.

- Reposición de sumideros existentes.

- Tratamiento general de las zonas de hormigón de la estructura mediante producto hidrofugante

- Tratamiento general de la estructura mediante producto hidrofugante.

- Colocación de visera de protección de la catenaria.

## 102.2.-	Planos

Se entiende por Planos los del contrato y los que oficialmente entregue la Dirección al Contratista adjudicatario, y las modificaciones de los mismos, para la ejecución de la obra, así como los dibujos, croquis e instrucciones complementarias que para mejor definición de las obras a realizar entregue la Dirección Facultativa al Contratista adjudicatario, debidamente fechadas y firmadas.

También se considerarán Planos aquellos que el Contratista adjudicatario proponga y que la Dirección apruebe expresamente.

La obra se ejecutará con estricta sujeción a los Planos y Pliego de Condiciones de este Proyecto, sin que el Contratista adjudicatario pueda introducir ninguna modificación que no haya sido previamente aprobada por la Dirección.

No tendrán carácter ejecutivo ni contractual los planos de información que aparezcan en la documentación del proyecto y que no tengan la calificación de planos del contrato, y asimismo cuantos dibujos o informes técnicos que hayan sido facilitados al Contratista adjudicatario, para una mejor comprensión de la obra a realizar, con un carácter puramente informativo.

A petición del Director, el Contratista adjudicatario preparará todos los planos de detalles que se estimen necesarios para la ejecución de la obra contratada, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión.

Dichos planos de detalle deberán estar suscritos por la Dirección, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes.

## 102.3.-	Contradicciones, omisiones o errores

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas establece la definición de las obras e instalaciones en cuanto a su naturaleza y características físicas.

Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen funcional, esquemática y geométricamente las obras e instalaciones.

El Contratista adjudicatario realizará las obras conforme a las instrucciones dictadas por el departamento municipal correspondiente con competencias en la explotación de la vía y servicios municipales sin que por ello tenga derecho a reclamación económica adicional a MADRID CALLE 30/La Administración.

Contradicciones entre documentos del Proyecto

En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos del Proyecto, la interpretación corresponderá al Director de Obra, estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en contrario, prevalece lo establecido en el Pliego de Prescripciones.

En caso de darse contradicción entre Memoria y Planos, prevalecerán éstos sobre aquella.

Entre Memoria y Presupuesto, prevalecerá éste sobre aquella.

En caso de contradicción entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los Cuadros de Precios, prevalecerá aquel sobre estos.

Dentro del Presupuesto, caso de haber contradicción entre Cuadro de Precios y Presupuesto, prevalecerá aquel sobre éste. En el Cuadro de Precios prevalecerá lo expresado en letra sobre lo escrito en cifras.

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese desarrollado en ambos documentos siempre que, a juicio de la Dirección Facultativa, la unidad de obra correspondiente quede suficientemente definida y tenga precio contractual. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en este último.

Contradicciones entre el proyecto y la legislación administrativa general.

En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y Reales Decretos).

Contradicciones entre el proyecto y la normativa técnica.

Como criterio general prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el Pliego se haga remisión expresa de que es de aplicación preferente un artículo preciso de una Norma concreta, en cuyo caso prevalecerá sobre lo establecido en dicho artículo.

Contradicciones, omisiones y modificaciones del proyecto

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de Obra cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.

Como consecuencia de la información recibida del Contratista adjudicatario, o por propia iniciativa a la vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación vigente sobre la materia.

En caso de duda, la interpretación del proyecto corresponde al Director. Si el Director Facultativo encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las limitaciones técnicas que definen una Unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que a su juicio aporten mayor calidad.

Aquellos materiales que sean necesarios para la correcta ejecución de determinadas unidades de obra y que no estén incluidos en la definición de éstas deberán ser normalizados, contemplando las normativas existentes en la medida de lo posible (EN-1504, Normas UNE, ISO, etc.).

## 102.4.-	Documentos que se entregan al Contratista

### 102.4.1.	Documentos contractuales

Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos contractuales, salvo en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, son los siguientes:

- Planos

- Pliego de Condiciones

- Cuadros de Precios

### 102.4.2.	Documentos informativos

Los documentos no indicados en el apartado anterior tendrán únicamente carácter informativo, y en ningún caso podrá utilizarse la información contenida en ellos para modificar lo incluido en los documentos contractuales.

# PARTE 3.- Explanaciones

Capítulo 1.- Trabajos preliminares

# Artículo 300.- Despeje y desbroce

## 300.1.-	Definición

Este artículo es de aplicación a las unidades de obra consistentes en la retirada de todos los elementos de vegetación a modo de despeje y desbroce de la zona en la que posteriormente se actuará.

## 300.2.-	Aplicación

Las condiciones de este artículo son de aplicación a la siguiente unidad de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU02A010 | m2 | Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centímetros, incluso carga de productos, sin transporte. |

## 300.3.-	Descripción De Los Trabajos

Incluye las siguientes operaciones:

- Trabajos de preparación y de protección.

- Aportación de maquinaría, accesorios, mano de obra y equipos para realizar la retirada requerida, así como para transportar los productos procedentes de la misma.

- Realización de la retirada con los medios manuales, mecánicos y químicos necesarios, realizándose de manera simultánea, siempre que sea posible, la carga del material.

- Limpieza de productos sobrantes.

## 300.4.-	Ejecución de las obras

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de retirada, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras.

## 300.5.-	Medición y abono

Para la medición y abono de la unidad de obra de despeje y desbroce a la que hace referencia el presente Artículo, los criterios particulares de medición se indican en la tabla siguiente:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Superficie realmente desbrozada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio incluye los costes que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a tomar para garantizar la seguridad, así como para la obtención de licencias y permisos. El transporte a vertedero no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente El canon o coste de gestión de residuos en la planta de tratamiento no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente. El precio tampoco incluye los costes de clasificación de residuos a pie de obra, que son igualmente objeto de medición y abono independiente. |

Artículo 301.- Demoliciones y desmontajes

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 301 del PG-3.

## 301.1.-	Definición

Este artículo es de aplicación a las unidades de obra consistentes en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra.

## 301.2.-	Aplicación

Las condiciones de este artículo son de aplicación a la siguiente unidad de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU01BB090 | m2 | Demolición por medios mecánicos de muro de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, sobre el terreno, incluso retirada y carga de productos, sin transporte. |
| mU01BB030 | m3 | Demolición por medios mecánicos, (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar), de fábrica de hormigón armado, de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte. |
| mU01BB040 | m3 | Demolición con compresor, de fábrica de hormigón armado de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte. |
| mU01A010 | m | Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin transporte. |
| mE01DPP050 | m2 | Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a punto de acopio y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs. |
| mU01BP030 | m2 | Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte. |
| UA00105 | m | Picado en las impostas para colocar unos anclajes para proceder a su izado y extracción de las piezas con camión pluma, carga en camión, sin transporte. |
| mU01C020 | m | Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. |
| mU01C030 | m | Desmontaje de bionda, anclada al pavimento, incluso retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. |
| UA00104 | m | Corte longitudinal con disco de diamante en el aglomerado asfáltico para independizar limpiamente el resto de la calzada. |
| UN001102 | m | Demolición de pretil existente, incluso corte, extracción, carga y transporte a punto de acopio. Totalmente terminada. |
| UA0203 | m | Desmontaje de barrera de hormigón, incluso carga y transporte a punto de acopio. |
| UN00221 | m | Desmontaje de pantallas antivandálicas, incluso corte, extracción, carga y transporte a instpunto de acopio, sistema de protección antiproyecciones, colocación y traslado. Totalmente terminada. |
| UN00222 | m | Desmontaje de elementos anticaída, incluso corte, extracción, carga y transporte a punto de acopio, sistema de protección antiproyecciones, colocación y traslado. Totalmente terminada. |
| UA00640101 | ud | Desmontaje de báculo existente, incluso demolición de la cimentación, retirada de la luminaria, carga y transporte a acopio. Totalmente terminado. |
| UN00640102 | m | Retirada de cableado existente, incluso retirada de la canalización, excavación, relleno con material similar al existente, carga y transporte a acopio. Totalmente terminado. |
| UN00640103 | ud | Demolición de arqueta existente, incluso excavación, relleno con material similar al existente, carga y transporte de material sobrante a acopio. Totalmente terminada. |
| mU01BB010 | m3 | Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar), de fábrica de hormigón en masa, de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte. |
| mE01DIS030 | m | Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tubos de fibrocemento o PVC, de hasta 30 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a acopio y con p.p. de medios auxiliares. |
| UAmE01DIS150 | m | Levantado de bajante a mano con transporte a acopio. |

## 301.3.-	Estudio De La Demolición

Incluye las siguientes operaciones:

- Trabajos de preparación y de protección.

- Aportación de maquinaria, accesorios, mano de obra y equipos para realizar la demolición requerida así como para transportar los productos procedentes de la misma.

- Realización de la demolición con los medios mecánicos necesarios, realizándose de manera simultánea, siempre que sea posible, la carga de los escombros.

- Limpieza de productos sobrantes.

Los escombros resultantes de la demolición serán clasificados, transportados y tratados a una planta de gestión de residuos, tal y como se especifica en artículo de Gestión de Residuos de este Pliego.

## 301.4.-	Ejecución de las obras

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de demolición, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras.

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución.

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo:

Métodos de demolición y etapas de su aplicación.

Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras necesarios.

Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.

Protección de las construcciones e instalaciones del entorno.

Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición.

Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición.

Cronogramas de trabajos.

Pautas de control.

Medidas de seguridad y salud.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Además, antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de gas enterradas.

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso.

El Director de la obra decidirá sobre el posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar.

## 301.5.-	Medición y abono

La medición y abono de las unidades de levantado de bordillo, extracción de imposta, desmontaje de pretil, desmontaje de pantallas antivandálicas y elementos anticaída, se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metros (m) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de precios para la unidad de aplicación. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio incluye los costes que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a tomar para garantizar la seguridad, así como para la obtención de licencias y permisos. El precio incluye el desmontaje de las tomas de tierra cuando estas existan. El transporte a vertedero no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente. El canon o coste de gestión de residuos en la planta de tratamiento no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente. El precio tampoco incluye los costes de clasificación de residuos a pie de obra, que son igualmente objeto de medición y abono independiente. |

El abono de la demolición por medios mecánicos de hormigón en masa de las barreras New Jersey in situ se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metro cúbico (m3). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de precios para la unidad de aplicación. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio incluye los costes que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a tomar para garantizar la seguridad, así como para la obtención de licencias y permisos. El transporte a vertedero no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente. El canon o coste de gestión de residuos en la planta de tratamiento no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente. El precio tampoco incluye los costes de clasificación de residuos a pie de obra, que son igualmente objeto de medición y abono independiente. |

La medición y abono de la demolición de la fábrica de ladrillo se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de precios para la unidad de aplicación. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio incluye los costes que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a tomar para garantizar la seguridad, así como para la obtención de licencias y permisos. El transporte a vertedero no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente. El canon o coste de gestión de residuos en la planta de tratamiento no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente. El precio tampoco incluye los costes de clasificación de residuos a pie de obra, que son igualmente objeto de medición y abono independiente. |

Artículo 301A.- Demolición por medios mecánicos de tramo central en zona de acopio

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 301 del PG-3.

## 301a.1.-	Definición

Este artículo es de aplicación a la unidad de obra consistente en la demolición de la zona central del tablero del Puente de la Paz.

Se incluyen en estas operaciones la retirada de todos los elementos estructurales, y aceras, bordillos laterales y caces de los vanos centrales a demoler de los dos tableros, ya que no será necesario retirarlos previamente, así como de cualquier otra operación que sea necesaria para terminar la ejecución del proceso de demolición, incluso la retirada de los materiales resultantes a vertedero o a su lugar de empleo o acopio definitivo o provisional.

## 301a.2.-	Aplicación

Las condiciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU01BB030 | m3 | Demolición por medios mecánicos, (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar), de fábrica de hormigón armado, de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte. |

## 301a.3.-	Estudio de la demolición

El método de demolición a emplear será de libre elección del Contratista, previa aprobación del Director de Obra, y sin que dicha aprobación exima de responsabilidad al contratista, y con los mismos estándares y condiciones del estudio que se adjunta al presente proyecto.

El contratista deberá presentar, para su aprobación por el Director de Obra, con tiempo suficiente para poder revisarlo, un plan o estudio de demolición, que incluya lo siguiente:

- Descripción del proceso

- Toma de datos de campo

- Descripción de la estructura a demoler

- Metodología de la demolición

    - Trabajos previos. Preparación y protección del entorno.

    - Fases de demolición.

    - Equipos de demolición y transporte, incluso equipos de reserva y emergencia.

- Análisis de la estabilidad de las partes restantes en cada fase de la demolición. Elementos auxiliares necesarios en cada fase.

- Dimensionamiento y diseño estructural de todos los elementos estructurales auxiliares que se puedan utilizar en todo el proceso de demolición.

- Protección de las construcciones existentes.

- Cronograma de actividades.

- Medidas de Seguridad y Salud.

- Pautas de control del proceso y de los plazos.

- Limpieza y retirada de escombros y de material auxiliar.

Los escombros resultantes de la demolición serán clasificados, transportados y tratados a una planta de gestión de residuos, tal y como se especifica en artículo de Gestión de Residuos de este Pliego.

## 301a.4.-	Condiciones del Proceso de Ejecución de las obras

En la ejecución de la demolición primarán los siguientes criterios:

- Demolición secuencial de cada uno de los tableros por separado en la zona de acopio.

- Coordinación con las operaciones de montaje del tramo a sustituir para la planificación de la colocación del nuevo vano y de la demolición del segundo tablero.

- Máxima seguridad de personas y elementos circundantes.

- Estudio realista que permita realizar el proceso en condiciones de plazo, para evitar incrementar innecesariamente el periodo de demolición en la zona residencial.

- Una vez independizado el tramo en cuestión del resto de la estructura y de la adyacente y trasladado a la calle Virgen de Lourdes, se procederá a la demolición mecánica mediante retroexcavadoras giratorias equipadas con demoledores hidráulicos primarios y secundarios.

- En primer lugar se extenderá una cama de arena de mina o de aglomerado fresado en la calzada inferior bajo la pieza a demoler, que se extenderá mediante la pala cargadora hasta obtener un espesor de unos 20 cm, con objeto de preservar el aglomerado de la calzada inferior de la caída de los residuos generados y de las cadenas de las máquinas de demolición.

- La demolición mecánica se realizará mediante demoledores hidráulicos primarios realizando una demolición progresiva por tiras horizontales, con un sentido del centro del vano hacia los apoyos, retirando en primer lugar los voladizos y con objeto de ir descargando la estructura y retrasar el colapso final el mayor tiempo posible.

- Se garantizará un proceso de demolición controlada, con los sistemas de protección, sujeción y apeo necesarios para que no se produzcan colapsos indeseados ni inesperados de la estructura, quedando retrasado el colapso final de la estructura al máximo posible.

- Una vez demolida la estructura se separará el acero de la estructura del hormigón, y se cargará sobre camiones tipo bañera o 4 ejes para su traslado hasta gestor final autorizado.

- Una vez construido el tablero nuevo que sustituirá al antiguo se retirará y demolerá el tablero entre apoyos a media madera del otro sentido, siguiendo un proceso análogo al descrito.

- Realizadas todas las demoliciones, se cargará la cama de arena de la calzada inferior y se procederá al barrido de la calzada mediante máquina tipo mini con barredora circular.

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de demolición, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras.

Se cumplirá, en todo caso, lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

En general se primará el uso de medios mecánicos evitando el uso de explosivos.

La empresa encargada de la demolición deberá aportar a la Dirección de Obra, toda la documentación que se les requiera para justificar la necesaria solvencia en procesos de demolición de estructuras similares.

Además, antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de gas ocultas.

Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la finalización de las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más breve posible y en condiciones análogas a las existentes antes de su demolición.

En las operaciones de corte con disco o con hilo de diamante que pudieran utilizarse, se deberán tomar las precauciones necesarias para lograr las condiciones de seguridad suficientes frente a la caída de objetos.

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso.

El Director de la obra decidirá sobre el posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar.

## 301a.5.-	Medición y abono

El abono de la unidad objeto del presente artículo, que comprende las operaciones de:

- Suministro y extendido y limpieza de aglomerado fresado o arena de miga

- Demolición de vanos centrales

Se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metro cúbico (m3). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Volumen realmente demolido en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio incluye los costes que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a tomar para garantizar la seguridad, así como para la obtención de licencias y permisos. El transporte a vertedero no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente El canon o coste de gestión de residuos en la planta de tratamiento no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente. El precio tampoco incluye los costes de clasificación de residuos a pie de obra, que son igualmente objeto de medición y abono independiente. El precio incluye la protección de la calzada existente bajo la zona de demolición, así como de los sistemas de apeo, protección y sujeción necesarios para garantizar la seguridad y el control a lo largo de toda la demolición. |

# Artículo 301B.- Perforación en hormigón a rotación

## 301b.1.-	Definición

Este artículo es de aplicación a las unidades de obra consistentes en la perforación de elementos de hormigón mediante sistemas de rotación.

Estas perforaciones se ejecutan para la materialización de los refuerzos de las medias maderas, tanto con barras activas como pasivas. Por ello, en estas operaciones se realizarán las tareas necesarias de preparación de los taladros, así como el relleno de las zonas demolidas una vez introducidas las barras de refuerzo.

## 301b.2.-	Aplicación

Las condiciones de este artículo son de aplicación a la siguiente unidad de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| U02010200 | m | Perforación a rotación en hormigón armado/pretensado de 100mm de diámetro, previo estudio de la armadura existente con pachómetro, incluso cajeado necesario, maquinaria y todos los medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado. |
| U02010201 | m | Perforación a rotación en hormigón armado/pretensado de 40mm de diámetro, previo estudio de la armadura existente con pachómetro, incluso cajeado necesario, maquinaria y todos los medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado. |

## 301b.3.-	Descripción De Los Trabajos

Incluye las siguientes operaciones:

- Trabajos de preparación y de protección.

- Aportación de maquinaría, accesorios, mano de obra y equipos para realizar la perforación indicada en planos, así como para transportar los productos procedentes de la misma.

- Preparación de la perforación. Ejecución de la hidrodemolición previa de la cara superior de la losa para no dañar las armaduras superiores y enfilar adecuadamente el taladro. Picados previos en zona inferior de losa donde vaya a finalizar la perforación. Estos espacios alojarán posteriormente las placas de anclaje de los refuerzos ejecutados.

- Ejecución de la perforación.

- Realización de la retirada con los medios mecánicos necesarios, realizándose de manera simultánea, siempre que sea posible, la carga del material.

- Una vez insertadas las correspondientes barras de refuerzo en cada uno de los taladros, se procederá a su relleno con mortero fluido tipo grout. Asimismo, se reconstruirán las zonas superior e inferior con mortero de reparación R4 donde quedarán ocultas las placas de anclaje.

- Limpieza de productos sobrantes.

## 301b.4.-	Ejecución de las obras

Se realizarán los taladros con corona de diamante para evitar vibraciones, refrigerada con agua, según las indicaciones de planos, es decir, de 100 y 40mm de diámetro y a 40º de inclinación.

Será imprescindible realizar los estudios previos con pachómetro de la armadura existente en los elementos a perforar, así como preparar la zona superior mediante hidrodemolición para enfilar adecuadamente el taladro, de modo que se provoque la menor afección posible a la armadura existente, procurando idealmente no atravesar ninguna de las armaduras existentes.

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de retirada, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras.

Una vez finalizadas las tareas de inserción de las barras de refuerzo, se rellenarán con mortero fluido tipo grout los taladros y se reconstruirán con mortero estructural las zonas hidrodemolidas y picadas en las zonas superior e inferior respectivamente. De este modo quedarán tapadas las placas de anclaje de las barras albergadas en estos espacios.

## 301b.5.-	Medición y abono

Para la medición y abono de la unidad de obra de perforación a rotación a la que hace referencia el presente Artículo, los criterios particulares de medición se indican en la tabla siguiente:

| Unidad de medida | Metro lineal (m) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Longitud realmente perforada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio incluye los costes que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a tomar para garantizar la seguridad, así como para la obtención de licencias y permisos. El transporte a vertedero no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente El canon o coste de gestión de residuos en la planta de tratamiento no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente. El precio tampoco incluye los costes de clasificación de residuos a pie de obra, que son igualmente objeto de medición y abono independiente. El precio incluye los cajeados y rellenos con grout necesarios a realizar para completar la ejecución de la unidad de obra. El precio no incluye las tareas de hidrodemolición, que se han valorado en la unidad de obra específica por tratarse de una operación de entidad. |

# Artículo 305.- Hidrodemolición

## 305.1.-	Aplicación

Las condiciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| U00108 | m | Hidrodemolición con técnicas de ULTRA-ALTA PRESIÓN (Presión > 2.000 BAR y caudal máximo 60 l/min) en aleros en viaducto, dejando la armadura al descubierto en un ancho de 0,65 m hasta una profundidad de 150 mm. Ejecutado con sistemas robotizados. |
| cC01DE002 | m3 | Demolición selectiva (hidrodemolición) de paramentos de hormigón, incluso suministro de agua, limpieza de la superficie, carga y transporte del material retirado a lugar de acopio previo a su transporte a vertedero. |

Consiste en la hidrodemolición selectiva de la losa de hormigón armado en la zona del borde del tablero de las estructuras, respetando en todo momento el armado existente.

La hidrodemolición es una técnica constructiva que consiste en la utilización de un chorro de agua a alta presión como herramienta de demolición o extracción selectiva de hormigón. Esta nos permite la eliminación controlada de hormigones de distinta resistencia, desde enfermos y débiles hasta HAR que resisten hasta 2.000kg/cm2 (200 MPa) a compresión.

Incluye las siguientes operaciones:

- Transporte a obra de la maquinaria de hidrodemolición y posterior retirada.

- Implantación en obra, montaje y desmontaje de la unidad de hidrodemolición.

- Aportación de maquinaría, accesorios, mano de obra y equipos para realizar la hidrodemolición.

- Aportación de la energía eléctrica y del agua potable (mediante camiones cisterna) necesarios.

- Realización de la hidrodemolición con técnicas de ULTRA-ALTA PRESIÓN (Presión > 2.000BAR y caudal máximo 60 l/min) en elementos estructurales de hormigón, dejando la armadura al descubierto en la profundidad y anchura indicadas en planos, ejecutado con sistemas robotizados.

- Limpieza de productos sobrantes.

Los escombros resultantes de la demolición serán clasificados, transportados y tratados a una planta de gestión de residuos, tal y como se especifica en artículo de Gestión de Residuos de este Pliego.

## 305.2.-	Estudio de la demolición

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución.

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo:

-	Etapas de la demolición.

-	Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras necesarios.

-	Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.

-	Protección de las construcciones e instalaciones del entorno.

-	Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición.

-	Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición.

-	Cronogramas de trabajos.

-	Pautas de control.

-	Medidas de seguridad y salud.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

## 305.3.-	Maquinaria y medios

El agua potable, libre de cloruros, necesaria para el funcionamiento del equipo de hidrodemolición se suministrará mediante camiones cisterna o cubas, en caso de no resultar posible una acometida a la red en la zona de las obras. Dichos camiones cisterna o cubas estarán limpios y no contendrán cloruros u otros elementos que puedan afectar a la maquinaria de hidrodemolición a través del agua que se ha transportado y/o acumulado en ellos.

Previo a la ejecución de la hidrodemolición, el Contratista deberá contactar con el Organismo gestor de la red de abastecimiento (Canal de Isabel II) para confirmar la viabilidad de toma de agua desde una acometida a la red.

Los equipos auxiliares de trabajo requeridos son:

- Camiones cisterna o cubas

- Grupo electrógeno

El número de personas que intervendrán en la actividad que nos ocupa, estará en función de las necesidades de la obra, previéndose en principio un número de tres operarios. Entre los que se incluyen:

- 1 Encargado Especialista.

- 1 Maquinista de robot.

- 1 Operador de bomba.

La maquinaria específica para la hidrodemolición constará de:

UNIDAD DE ULTRA-ALTA PRESIÓN (UAP)

- La unidad generadora de agua a ultra-alta presión será accionada por motor diésel superior a 300CV de potencia.

- Deberá ser capaz de alcanzar 2.500bar de presión máxima y ofrecer un caudal de 50litros/minuto.

- Deberá ser accionada por mando a distancia eléctrico 24 V tipo EXi (no provoca chispas)

- Deberá tener cuadro de mandos que permitan preseleccionar la presión de trabajo y ofrecer lecturas en tiempo real de la presión de trabajo.

- Deberá cumplir con las especificaciones de seguridad indicadas por el fabricante.

Fabricante: WOMA GmbH o similar.

MANGUERAS DE ULTRA-ALTA PRESIÓN

Las mangueras a emplear serán especiales para trabajos con Ultra-Alta presión.

- La presión de uso admisible de trabajo será la capacidad máxima de la bomba 2.500bar. Estarán fabricadas con al menos 7 mallas de acero entrelazado y protegidas por una vaina poliamida o similar.

- Dispondrán de los certificados de las correspondientes pruebas de presión de trabajo realizadas por el fabricante.

- La presión de rotura indicada por el fabricante deberá ser al menos 1,5 veces la presión máxima de la bomba de Ultra-Alta Presión.

- Se deberán cumplir las indicaciones de uso y mantenimiento del fabricante.

Fabricante: PARKER o similar

ROBOT DE HIDRODEMOLICIÓN

El robot de hidrodemolición a emplear será específico y adaptado al tipo de elemento estructural a hidrodemoler, será obligatoriamente accionado por motor diesel.

- Deberá contar con todas las protecciones en la campana de chorreo en perfectas condiciones.

- Deberá ser manejado a distancia por mando de radiofrecuencia.

- Será programable y gestionado por autónomamente por una PLC digital.

- El diámetro de salida de la tobera será de 1,3mm a 1,5mm.

- Deberá cumplir con las especificaciones de seguridad indicadas por el fabricante.

Fabricante: AQUAJET SYSTEM AB, o similar

Finalmente, deberán disponerse igualmente a la hora de la realización de la hidrodemolición de herramientas manuales para trabajo y mantenimiento de los equipos.

## 305.4.-	Ejecución de las obras

CONDICIONES GENERALES

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras.

Antes de iniciar la hidrodemolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de gas enterradas.

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5m) bajo el terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5m) alrededor de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras.

Los camiones cisterna o cubas así como los equipos electrógenos se dispondrán en la zona habilitada para la maquinaria, alejados de la zona de actuación de las obras.

Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente.

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso.

El Director de la obra decidirá sobre el posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar.

FUNCIONAMIENTO Y BASES DE LA HIDRODEMOLICIÓN

El agua a alta presión penetra en el entramado poroso del hormigón, generando tensiones internas suficientes que provocan micro-estallidos superficiales en la zona de incidencia directa del chorro. Por tanto, la hidrodemolición no es efectiva por la fuerza y repetición de impactos, como las antiguas e indiscriminadas herramientas percutoras, sino por la generación de innumerables micro-estallidos, provocados por efecto de la presión del agua, en la superficie de determinados materiales porosos como el hormigón. El resto de elementos internos de la estructura, como pueden ser armaduras, cables, tensores, etc. metálicos y no porosos permanecen intactos.

Para la hidrodemolición concreta en tableros se empleará un robot de hidrodemolición que manejará el chorro de agua a alta presión que le proporciona la unidad de bombeo de agua a alta presión. Existen distintos tipos de robots específicos eléctricos y diesel. Los robots eléctricos precisan de una manguera trifásica de suministro de energía, esta puede quedar oculta entre el agua y hormigón desprendido y puede provocar riesgos procedentes de la falta de aislamiento eléctrico en contacto con el agua, tropiezos a los operarios, etc. Los robots diesel son autónomos y evitan la disposición de mangueras eléctricas en la zona de trabajo. Para este trabajo se empleará obligatoriamente un robot diesel, dirigido a distancia preferiblemente por un mando de radiofrecuencia.

PROCESO DE TRABAJO

La Unidad de UAP se situará alejada de la zona a hidrodemoler, preferentemente en una zona horizontal reservada al efecto, al igual que el resto de equipo auxiliar para que no influya en los movimientos del robot.

Igualmente, se tendrá en cuenta en el momento de implantación los suministros que ha de recibir esta (combustible y agua). Desde la Unidad UAP se instalará mangueras de presión hasta el robot que se posicionará sobre la zona a intervenir, debiendo haber sido retirados todos los obstáculos que impidan su avance.

Con las medidas de seguridad dispuestas, se podrá iniciar la hidrodemolición sobre la estructura de hormigón. Inicialmente, se realizará una calibración de parámetros que permitan alcanzar la profundidad de extracción deseada en una pequeña área de control. Posteriormente, el trabajo se realizará sin paradas. El avance del robot será hacia atrás.

## 305.5.-	Medición y abono

Se abonará la unidad de obra de hidrodemolición de acuerdo a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metro cúbico (m3). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros cúbicos realmente hidrodemolidos en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio incluye los costes que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a tomar para garantizar la seguridad, así como para la obtención de licencias y permisos. El transporte a vertedero no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente. El canon o coste de gestión de residuos en la planta de tratamiento no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente. El precio tampoco incluye los costes de clasificación de residuos a pie de obra, que son igualmente objeto de medición y abono independiente. El precio incluye el suministro de agua necesario. |

# Artículo 306.- Hidrodemolición

## 305.1.-	Aplicación

Las condiciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| U00108 | m | Hidrodemolición con técnicas de ULTRA-ALTA PRESIÓN (Presión > 2.000 BAR y caudal máximo 60 l/min) en aleros en viaducto, dejando la armadura al descubierto en un ancho de 0,65 m hasta una profundidad de 150 mm. Ejecutado con sistemas robotizados. |
| cC01DE002 | m3 | Demolición selectiva (hidrodemolición) de paramentos de hormigón, incluso suministro de agua, limpieza de la superficie, carga y transporte del material retirado a lugar de acopio previo a su transporte a vertedero. |

Consiste en la hidrodemolición selectiva de la losa de hormigón armado en la zona del borde del tablero de las estructuras, respetando en todo momento el armado existente.

La hidrodemolición es una técnica constructiva que consiste en la utilización de un chorro de agua a alta presión como herramienta de demolición o extracción selectiva de hormigón. Esta nos permite la eliminación controlada de hormigones de distinta resistencia, desde enfermos y débiles hasta HAR que resisten hasta 2.000kg/cm2 (200 MPa) a compresión.

Incluye las siguientes operaciones:

- Transporte a obra de la maquinaria de hidrodemolición y posterior retirada.

- Implantación en obra, montaje y desmontaje de la unidad de hidrodemolición.

- Aportación de maquinaría, accesorios, mano de obra y equipos para realizar la hidrodemolición.

- Aportación de la energía eléctrica y del agua potable (mediante camiones cisterna) necesarios.

- Realización de la hidrodemolición con técnicas de ULTRA-ALTA PRESIÓN (Presión > 2.000BAR y caudal máximo 60 l/min) en elementos estructurales de hormigón, dejando la armadura al descubierto en la profundidad y anchura indicadas en planos, ejecutado con sistemas robotizados.

- Limpieza de productos sobrantes.

Los escombros resultantes de la demolición serán clasificados, transportados y tratados a una planta de gestión de residuos, tal y como se especifica en artículo de Gestión de Residuos de este Pliego.

## 305.2.-	Estudio de la demolición

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución.

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo:

-	Etapas de la demolición.

-	Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras necesarios.

-	Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.

-	Protección de las construcciones e instalaciones del entorno.

-	Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición.

-	Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición.

-	Cronogramas de trabajos.

-	Pautas de control.

-	Medidas de seguridad y salud.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

## 305.3.-	Maquinaria y medios

El agua potable, libre de cloruros, necesaria para el funcionamiento del equipo de hidrodemolición se suministrará mediante camiones cisterna o cubas, en caso de no resultar posible una acometida a la red en la zona de las obras. Dichos camiones cisterna o cubas estarán limpios y no contendrán cloruros u otros elementos que puedan afectar a la maquinaria de hidrodemolición a través del agua que se ha transportado y/o acumulado en ellos.

Previo a la ejecución de la hidrodemolición, el Contratista deberá contactar con el Organismo gestor de la red de abastecimiento (Canal de Isabel II) para confirmar la viabilidad de toma de agua desde una acometida a la red.

Los equipos auxiliares de trabajo requeridos son:

- Camiones cisterna o cubas

- Grupo electrógeno

El número de personas que intervendrán en la actividad que nos ocupa, estará en función de las necesidades de la obra, previéndose en principio un número de tres operarios. Entre los que se incluyen:

- 1 Encargado Especialista.

- 1 Maquinista de robot.

- 1 Operador de bomba.

La maquinaria específica para la hidrodemolición constará de:

UNIDAD DE ULTRA-ALTA PRESIÓN (UAP)

- La unidad generadora de agua a ultra-alta presión será accionada por motor diésel superior a 300CV de potencia.

- Deberá ser capaz de alcanzar 2.500bar de presión máxima y ofrecer un caudal de 50litros/minuto.

- Deberá ser accionada por mando a distancia eléctrico 24 V tipo EXi (no provoca chispas)

- Deberá tener cuadro de mandos que permitan preseleccionar la presión de trabajo y ofrecer lecturas en tiempo real de la presión de trabajo.

- Deberá cumplir con las especificaciones de seguridad indicadas por el fabricante.

Fabricante: WOMA GmbH o similar.

MANGUERAS DE ULTRA-ALTA PRESIÓN

Las mangueras a emplear serán especiales para trabajos con Ultra-Alta presión.

- La presión de uso admisible de trabajo será la capacidad máxima de la bomba 2.500bar. Estarán fabricadas con al menos 7 mallas de acero entrelazado y protegidas por una vaina poliamida o similar.

- Dispondrán de los certificados de las correspondientes pruebas de presión de trabajo realizadas por el fabricante.

- La presión de rotura indicada por el fabricante deberá ser al menos 1,5 veces la presión máxima de la bomba de Ultra-Alta Presión.

- Se deberán cumplir las indicaciones de uso y mantenimiento del fabricante.

Fabricante: PARKER o similar

ROBOT DE HIDRODEMOLICIÓN

El robot de hidrodemolición a emplear será específico y adaptado al tipo de elemento estructural a hidrodemoler, será obligatoriamente accionado por motor diesel.

- Deberá contar con todas las protecciones en la campana de chorreo en perfectas condiciones.

- Deberá ser manejado a distancia por mando de radiofrecuencia.

- Será programable y gestionado por autónomamente por una PLC digital.

- El diámetro de salida de la tobera será de 1,3mm a 1,5mm.

- Deberá cumplir con las especificaciones de seguridad indicadas por el fabricante.

Fabricante: AQUAJET SYSTEM AB, o similar

Finalmente, deberán disponerse igualmente a la hora de la realización de la hidrodemolición de herramientas manuales para trabajo y mantenimiento de los equipos.

## 305.4.-	Ejecución de las obras

CONDICIONES GENERALES

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras.

Antes de iniciar la hidrodemolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de gas enterradas.

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5m) bajo el terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5m) alrededor de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras.

Los camiones cisterna o cubas así como los equipos electrógenos se dispondrán en la zona habilitada para la maquinaria, alejados de la zona de actuación de las obras.

Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente.

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso.

El Director de la obra decidirá sobre el posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar.

FUNCIONAMIENTO Y BASES DE LA HIDRODEMOLICIÓN

El agua a alta presión penetra en el entramado poroso del hormigón, generando tensiones internas suficientes que provocan micro-estallidos superficiales en la zona de incidencia directa del chorro. Por tanto, la hidrodemolición no es efectiva por la fuerza y repetición de impactos, como las antiguas e indiscriminadas herramientas percutoras, sino por la generación de innumerables micro-estallidos, provocados por efecto de la presión del agua, en la superficie de determinados materiales porosos como el hormigón. El resto de elementos internos de la estructura, como pueden ser armaduras, cables, tensores, etc. metálicos y no porosos permanecen intactos.

Para la hidrodemolición concreta en tableros se empleará un robot de hidrodemolición que manejará el chorro de agua a alta presión que le proporciona la unidad de bombeo de agua a alta presión. Existen distintos tipos de robots específicos eléctricos y diesel. Los robots eléctricos precisan de una manguera trifásica de suministro de energía, esta puede quedar oculta entre el agua y hormigón desprendido y puede provocar riesgos procedentes de la falta de aislamiento eléctrico en contacto con el agua, tropiezos a los operarios, etc. Los robots diesel son autónomos y evitan la disposición de mangueras eléctricas en la zona de trabajo. Para este trabajo se empleará obligatoriamente un robot diesel, dirigido a distancia preferiblemente por un mando de radiofrecuencia.

PROCESO DE TRABAJO

La Unidad de UAP se situará alejada de la zona a hidrodemoler, preferentemente en una zona horizontal reservada al efecto, al igual que el resto de equipo auxiliar para que no influya en los movimientos del robot.

Igualmente, se tendrá en cuenta en el momento de implantación los suministros que ha de recibir esta (combustible y agua). Desde la Unidad UAP se instalará mangueras de presión hasta el robot que se posicionará sobre la zona a intervenir, debiendo haber sido retirados todos los obstáculos que impidan su avance.

Con las medidas de seguridad dispuestas, se podrá iniciar la hidrodemolición sobre la estructura de hormigón. Inicialmente, se realizará una calibración de parámetros que permitan alcanzar la profundidad de extracción deseada en una pequeña área de control. Posteriormente, el trabajo se realizará sin paradas. El avance del robot será hacia atrás.

## 305.5.-	Medición y abono

Se abonará la unidad de obra de hidrodemolición de acuerdo a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metro cúbico (m3). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros cúbicos realmente hidrodemolidos en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio incluye los costes que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a tomar para garantizar la seguridad, así como para la obtención de licencias y permisos. El transporte a vertedero no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente. El canon o coste de gestión de residuos en la planta de tratamiento no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente. El precio tampoco incluye los costes de clasificación de residuos a pie de obra, que son igualmente objeto de medición y abono independiente. El precio incluye el suministro de agua necesario. |

# Artículo 308.- Desmontaje y retirada de elementos de señalización, balizamiento y defensas

## 308.1.-	Definiciones

Se define como desmontaje de señalización vertical, elementos de balizamiento y defensas el conjunto de operaciones y medios necesarios para retirar de su emplazamiento actual dichos elementos así como todos sus accesorios, y realizar su posterior transporte y depósito en vertedero municipal autorizado.

En los carteles de lamas y en los carteles flecha, la operación de desmontaje se realiza a la vez que se sustituyen las lamas o chapas del nuevo cartel. Es por ello que el desmontaje se considera incluido en la unidad de obra de montaje de carteles a sustituir. Por tanto, las operaciones de desmontaje de los carteles de lamas se regirán por las prescripciones de este artículo, aunque no se trate de unidades de obra objeto de medición y abono independientes.

Sin embargo, cuando el cartel va a ser retirado definitivamente y por tanto también se desmontarán sus elementos de sustentación, esta operación sí será considerada independientemente.

Así pues, los desmontajes de carteles a que se refiere este artículo de Pliego son la retirada de los carteles retroiluminados del interior del túnel, que se desmontan de forma integral, el desmontaje de las estructuras de sustentación de los carteles laterales y/o carteles flecha que se eliminan, así como al desmontaje de las estructuras de pórticos y banderolas que se eliminen o sustituyan y retirada definitiva de elementos de señalización acordes a la Norma AIMPE.

Se incluye también en este artículo el desmontaje de los sistemas de contención, por cuanto las operaciones y gestión de los elementos desmontados también le son de aplicación.

En este caso, el pórtico de señalización será retirado como consecuencia de su interferencia con las operaciones de sustitución del vano central del tablero, pero será almacenado y posteriormente montado en su posición original, una vez se hayan finalizado las actuaciones con las que interfiere.

## 308.2.-	Aplicación

Las condiciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UN01RS022 | m2 | Desmontaje de panel de señalización fija retroiluminado existente. El reciclaje de los materiales desmontados deberá llevarse a cabo según se indica en el Anejo Gestión de Residuos del presente proyecto. |
| UNDESCART | m2 | Desmontaje de cartel lateral, cartel flecha, AIMPE o cartel sobre pórtico, incluso desmontaje de elementos de sustentación (postes, perfiles IPN) y sujeción, excluyendo el desmontaje de las estructuras de pórticos y banderolas. |
| UAmE01DSA020 | ud | Desmontaje y retirada de estructura de sustentación de carteles, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. |
| mU01C030 | m | Desmontaje de bionda, anclada al pavimento, incluso retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. |

## 308.3.-	Ejecución

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de desmontaje, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras.

Las vallas, placas, postes, tortillería, etc., se transportarán y acopiarán en la forma y en el lugar que señale el Ingeniero Director de la Obra.

El desmontaje de los carteles en lamas se efectuará retirando las lamas una a una (independientemente del número de lamas de cada cartel), desde extremos, reponiendo los elementos de sujeción donde sea necesario al realizarse el montaje.

Los paneles retroiluminados se desmontarán por unidades completas.

En cuanto a las estructuras de sustentación, los postes se desatornillarán o cortarán. Los elementos de mayores dimensiones de los pórticos y banderolas a desmontar se desatornillarán o cortarán utilizando los medios de elevación adecuados para sustentar la pieza desensamblada y depositarla en el suelo. Las cimentaciones se demolerán con martillo picador.

El Contratista desmontará el pórtico preservando los anclajes a la cimentación existente, de forma que el pórtico pueda volver a montarse nuevamente en su posición original sobre las mismas placas de anclaje y sobre la cimentación existente.

Dado que no se puede observar el anclaje, y presuponemos que se trata de una placa embebida en una cimentación enterrada, se considera que podrá preservarse la cimentación sin que esta se vea afectada por los desvíos provisionales a realizar.

En caso de que deba reconstruirse el anclaje y/o la cimentación de los postes, estos se consideran repercutidos e incluidos en el precio de la unidad de desmontaje y montaje del pórtico, sin que el Contratista pueda reclamar un abono adicional por este concepto.

Las barreras de seguridad metálicas se desmontarán desde los puntos de anclaje y con ayuda de equipos de corte para la separación en las zonas más conflictivas.

Si en algún caso la sustitución se dilatase en el tiempo, se adoptarán las medidas de señalización y balizamiento necesarias para alcanzar las mayores condiciones de seguridad vial.

No se deberá proceder al levantamiento hasta que se haya desviado el tráfico del correspondiente vial. Una vez levantada, se procederá inmediatamente a su traslado al punto de almacenamiento, el cual deberá estar protegido de la intemperie y de posibles robos.

Todos los retranqueos, reposiciones y nuevas implantaciones de instalaciones de regulación de tráfico, deberán ser supervisadas y contar con la aprobación previa de MADRID CALLE 30/La Administración

## 308.4.-	Medición y abono

La medición y abono de las unidades de obra para las que este artículo es de aplicación se define a continuación.

El abono del:

-	desmontaje de carteles retroiluminados,

-	desmontaje de carteles laterales, carteles tipo flecha, carteles en pórticos y banderolas, señalización tipo AIMPE y los elementos de sustentación correspondientes cuya retirada es definitiva se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de precios para la unidad de aplicación. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción de lo correspondiente a los metros cuadrados realmente desmontados. |
| Criterios complementarios | El precio incluye los costes que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a tomar para garantizar la seguridad, así como para la obtención de licencias y permisos. Incluye asimismo el transporte de los elementos desmontados hasta lugar de acopio. El transporte y canon o coste de gestión de residuos en la planta de tratamiento no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente. |

En el caso de los carteles que van a ser sustituidos por otro, manteniendo el mismo pórtico, banderola o estructura de sustentación de perfiles, el desmontaje del existente no es objeto de abono y medición independiente; dicho desmontaje está repercutido en la unidad de obra de suministro y colocación del nuevo cartel.

El abono del desmontaje de estructuras de pórticos y banderolas se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Unidades (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras. |
| Forma de medición | Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de precios para la unidad de aplicación. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción, de las unidades realmente desmontadas. |
| Criterios complementarios | El precio incluye los costes que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a tomar para garantizar la seguridad, así como para la obtención de licencias y permisos. Incluye asimismo el transporte de los elementos desmontados hasta lugar de acopio. El transporte y canon o coste de gestión de residuos en la planta de tratamiento no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente. |

El abono del desmontaje de barrera de seguridad metálica se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metros (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de precios para la unidad de aplicación. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción de los metros de barrera realmente desmontados. |
| Criterios complementarios | El precio incluye los costes que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a tomar para garantizar la seguridad, así como para la obtención de licencias y permisos. Incluye asimismo el transporte de los elementos desmontados hasta lugar de acopio. El transporte y canon o coste de gestión de residuos en la planta de tratamiento no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente |

Capítulo 2.- Excavaciones

Artículo 321.- Excavación en zanjas

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 321 del PG-3.

## 321.1.-	Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a la siguiente unidad de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU02BZ020 | m3 | Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte. |

En esta unidad de obra se incluyen:

- La excavación y extracción de los materiales de la zanja así como la limpieza del fondo de la excavación.

- La entibación necesaria y los materiales que la componen.

- Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de empleo o centro gestor de residuos (en caso de materiales inadecuados o sobrantes).

- La conservación adecuada de los materiales e indemnizaciones y cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y/o centro gestor de residuos.

- Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, sea cual fuere el caudal.

- La realización de los accesos al lugar de ejecución de la unidad.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.

## 321.2.-	Clasificación de las excavaciones

Todas las excavaciones en zanjas se consideran excavaciones sin clasificar, incluyéndose cualquier tipo de roca, sea cual sea el método necesario para su excavación.

## 321.3.-	Ejecución de las obras

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle que muestran el método de construcción propuesto por él.

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el proyecto o que indique el Director de Obra. Cuando sea preciso establecer entibaciones, éstas serán por cuenta del Contratista.

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y autorización escrita del Director de Obra.

Los excesos de excavación se suplementarán con hormigón de débil dosificación de cemento.

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el relleno inicial de las zanjas, debiendo transportarse a acopio, vertedero o lugar de empleo. En todo caso el Director de la obra fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra excavada podrá conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de las mismas.

La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas:

- Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder a los que han servido de base a la formación del proyecto.

- Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro (1m) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas. Estos materiales serán posteriormente reutilizados o transportados a vertedero según indique el Director de Obra.

- Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas.

- Las excavaciones se entibarán cuando el Director de la obra lo estime necesario.

- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el Director de Obra.

- Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos fuera de la línea de la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista.

- La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la obra

- Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de peligro, especialmente por la noche.

- Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de Obra.

- En todas las entibaciones que el Director de la obra estime convenientes, el Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables.

- La entibación se elevará como mínimo 50 cm por encima de la línea del terreno o de la faja protectora.

- En las zanjas de drenaje en coronación de desmonte o bajo el apoyo de los terraplenes, la excavación comenzará siempre por el extremo situado a cota más baja, con una cota de fondo de la zanja que irá aumentando paulatinamente ladera arriba de tal forma que la pendiente de dicho fondo y la del tubo dren de fondo (si existe) sea igual o superior al 1%.

La ejecución de los cimientos de estructuras se ajustará a las siguientes normas:

- La excavación y los eventuales saneos se harán hasta las profundidades indicadas en los planos y su planta inferior tendrá como dimensiones las de la zapata o encepado correspondiente, incrementadas en un metro, de forma que quede una plataforma de trabajo de medio metro en cada costero, para permitir su encofrado. Los taludes de excavación, salvo indicación contraria del Director de Obra, serán 1/1.

- Si a juicio del Director de Obra el terreno en el nivel definido para la cimentación no tuviera las condiciones de resistencia, capacidad portante y homogeneidad exigidas en el Proyecto y reflejadas en los planos de estructuras, se proseguirá la excavación, con taludes verticales, hasta conseguir un nivel que reúna dichas características, rellenando posteriormente con hormigón de limpieza (según EH-E y el artículo 600 de este Pliego) hasta la cota de la base de la zapata. El espesor de la capa de hormigón dispuesta no excederá de 1,50m.

- En la puntera de muros y estribos de puente se extremará el cuidado en la compactación del relleno localizado, a fin de garantizar un adecuado contacto del terreno con la estructura que movilice la resistencia pasiva del terreno en el canto de la zapata o encepado frente a la solicitación de empuje de tierras en el trasdós del muro o estribo.

## 321.6.-	Medición y abono

Para la medición y abono de la unidad de obra de excavación en zanja a la que hace referencia el presente Artículo, los criterios particulares de medición se indican en la tabla siguiente:

| Unidad de medida | Metro cúbico (m3). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los teóricos que resultarán de aplicar las secciones definidas en los Planos. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | En el precio se incluyen las entibaciones y agotamientos necesarios, así como el transporte de producto sobrante a vertedero, acopio o lugar de empleo. No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones consideradas en otras unidades. En zanjas y pozos se medirá de acuerdo al perfil teórico indicado en planos. En cimentaciones se medirá hallando el volumen del prisma de caras laterales verticales, cuya base inferior, situada a la cota de cimentación está determinada por la superficie de lados paralelos, a una distancia de un metro (1 m) a los lados de la zapata correspondiente y cuya base superior es la intersección de las caras laterales con el fondo del desmonte, la cota de explanación o, en el caso de obras situadas fuera de desmonte a realizar, con el terreno natural. El volumen realmente excavado por los taludes y sobreanchos reales ejecutados, se considera en todo caso incluido dentro de la medición teórica definida en el párrafo anterior, siendo la misma la única objeto de abono. |

Capítulo 3.- Rellenos

# Artículo 332.- Rellenos localizados

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 332 del PG-3.

## 332.1.-	Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU02ER020 | m3 | Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil. |

Corresponde a las obras de relleno, extensión y compactación de tierras procedentes de excavación o préstamos a realizar en zonas localizadas y de poca extensión, que no permitan el uso de maquinaria habitual en terraplenes, y que exigen cuidados especiales por su proximidad a obras de fábrica.

En las unidades de obra de rellenos localizados quedan incluidos:

- Los materiales necesarios, ya procedan de la excavación o de préstamos.

- La extensión de cada tongada.

- La humectación o desecación de cada tongada.

- La compactación de cada tongada.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.

## 332.3.-	Materiales

Los rellenos de zanjas, pozos y excavaciones de cimientos de estructuras serán de material adecuado procedente de las excavaciones o préstamos.

El relleno en cimientos de pequeñas obras de fábrica de hormigón, trasdós de estribos de pasos superiores y trasdós de pasos inferiores se efectuará con material seleccionado en los casos en que así esté establecido en Planos.

## 332.5.-	Ejecución de las obras

Las obras se realizarán de acuerdo con el Art. 332 del PG-3, quedando limitado el espesor de una tongada a un espesor máximo de veinte centímetros (20cm).

El relleno localizado se compactará hasta alcanzar el cien por cien (100%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Normal, o el noventa y ocho por ciento (98%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado, salvo indicación específica en el documento Planos.

En el caso de zanjas para tuberías, el relleno se efectuará compactándolo simultáneamente a ambos lados del tubo, en tongadas de espesor 15cm hasta una cota de 60cm por encima del tubo.

Ha de haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, a los cuales se han de referir todas las lecturas topográficas.

Las grietas y huecos que haya en el fondo de la excavación a rellenar se han de estabilizar hasta alcanzar una superficie uniforme.

No se ha de extender ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas.

Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se ha de humedecer hasta llegar al contenido óptimo de humedad, de manera uniforme. Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se ha de desecar mediante la adición y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados.

En el caso de pequeños marcos y bóvedas se ha de realizar el relleno simultáneamente en los dos laterales, para evitar desequilibrios en los empujes de uno y otro lado.

En el relleno localizado junto a estructuras de hormigón, no se ha de realizar el relleno hasta que la resistencia del hormigón haya alcanzado el 80% de la resistencia prevista. La compactación junto al paramento de hormigón se hará con máquinas vibrantes ligeras accionadas manualmente.

Los rellenos que no se hayan realizado de manera adecuada o en los que se observen asentamientos, se excavarán hasta llegar a una profundidad en la cual el material esté compactado adecuadamente, volviéndose a rellenar y compactar de modo correcto, por cuenta del Contratista, hasta dejar la superficie lisa y capaz de soportar las cargas que vayan a solicitarla.

## 332.7.-	Medición y abono

Para la medición y abono de la unidad de obra de rellenos localizados a la que hace referencia el presente Artículo, los criterios particulares de medición se indican en la tabla siguiente:

| Unidad de medida | Metro cúbico (m3). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos sin que puedan superar, como máximo, los de las secciones definidas en Planos. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye la preparación del terreno o superficie soporte, el extendido, humidificación o desecación, compactación y todas las operaciones necesarias para la completa realización de la unidad de obra. Los volúmenes producto de los excesos de excavación no serán de abono, excepto los inevitables aprobados formalmente por la D.O., estando obligado el Contratista a realizar los citados rellenos a su costa y en las condiciones establecidas. En caso de material de préstamos, el precio incluye además la excavación de préstamos, carga, transporte y descarga desde el acopio o préstamo, así como el coste de adquisición del material en su caso. |

Capítulo 5.- Retirada de elementos existentes en el entorno

# Artículo 350.- Retirada de vegetación

## 350.1.-	Definición

Este artículo es de aplicación a las unidades de obra consistentes en la retirada de todos los elementos de vegetación en el entorno de la estructura de la actuación de tal forma que dicha retirada sea definitiva y las plantas no vuelvan a crecer.

## 350.2.-	Aplicación

Las condiciones de este artículo son de aplicación a la siguiente unidad de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UA010405 | m2 | Retirada de vegetación enraizada en muros, paramentos y elementos de hormigón. Incluso material auxiliar y carga y transporte a zona de acopio. |

## 350.3.-	Descripción De Los Trabajos

Incluye las siguientes operaciones:

- Trabajos de preparación y de protección.

- Aportación de maquinaría, accesorios, mano de obra y equipos para realizar la retirada requerida, así como para transportar los productos procedentes de la misma.

- Realización de la retirada con los medios manuales, mecánicos y químicos necesarios, realizándose de manera simultánea, siempre que sea posible, la carga del material.

- Limpieza de productos sobrantes.

## 350.4.-	EJECUCIÓN de las obras

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de retirada, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras.

## 350.5.-	Medición y abono

Para la medición y abono de la unidad de obra de retirada de vegetación enraizada a la que hace referencia el presente Artículo, los criterios particulares de medición se indican en la tabla siguiente:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de precios para la unidad de aplicación. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio incluye los costes que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a tomar para garantizar la seguridad, así como para la obtención de licencias y permisos. El transporte a vertedero no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente El canon o coste de gestión de residuos en la planta de tratamiento no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente. El precio tampoco incluye los costes de clasificación de residuos a pie de obra, que son igualmente objeto de medición y abono independiente. |

# Artículo 351.- Retirada de vegetación

## 350.1.-	Definición

Este artículo es de aplicación a las unidades de obra consistentes en la retirada de todos los elementos de vegetación en el entorno de la estructura de la actuación de tal forma que dicha retirada sea definitiva y las plantas no vuelvan a crecer.

## 350.2.-	Aplicación

Las condiciones de este artículo son de aplicación a la siguiente unidad de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UA010405 | m2 | Retirada de vegetación enraizada en muros, paramentos y elementos de hormigón. Incluso material auxiliar y carga y transporte a zona de acopio. |

## 350.3.-	Descripción De Los Trabajos

Incluye las siguientes operaciones:

- Trabajos de preparación y de protección.

- Aportación de maquinaría, accesorios, mano de obra y equipos para realizar la retirada requerida, así como para transportar los productos procedentes de la misma.

- Realización de la retirada con los medios manuales, mecánicos y químicos necesarios, realizándose de manera simultánea, siempre que sea posible, la carga del material.

- Limpieza de productos sobrantes.

## 350.4.-	EJECUCIÓN de las obras

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de retirada, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras.

## 350.5.-	Medición y abono

Para la medición y abono de la unidad de obra de retirada de vegetación enraizada a la que hace referencia el presente Artículo, los criterios particulares de medición se indican en la tabla siguiente:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de precios para la unidad de aplicación. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio incluye los costes que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a tomar para garantizar la seguridad, así como para la obtención de licencias y permisos. El transporte a vertedero no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente El canon o coste de gestión de residuos en la planta de tratamiento no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente. El precio tampoco incluye los costes de clasificación de residuos a pie de obra, que son igualmente objeto de medición y abono independiente. |

# Artículo 351.- Limpieza de superficies

## 351.1.-	Definición

Este artículo es de aplicación a las unidades de obra consistentes en la retirada de todos los residuos y materiales desechables en el entorno de la estructura de la actuación de tal forma que todas las superficies queden libres de elementos como encofrados perdidos, restos de construcción, y otros tipos de residuos.

## 351.2.-	Aplicación

Las condiciones de este artículo son de aplicación a la siguiente unidad de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU01D010 | m2 | Barrido y limpieza de superficies horizontales por medios manuales, incluso carga, sin transporte. |
| mU01D090 | m2 | Limpieza de manchas específicas, en estructuras singulares o rehabilitación de estructuras, mediante cepillado mecánico y aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para aquellas especialmente adheridas. |

## 351.3.-	Descripción De Los Trabajos

Incluye las siguientes operaciones:

- Trabajos de preparación y de protección.

- Aportación de maquinaria, accesorios, mano de obra y equipos para realizar la retirada requerida, así como para transportar los productos procedentes de la misma.

- Realización de la retirada con los medios manuales, mecánicos y químicos necesarios, realizándose de manera simultánea, siempre que sea posible, la carga del material.

- Limpieza de productos sobrantes.

## 351.4.-	Ejecución de las obras

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de retirada, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras.

En concreto, la unidad de limpieza de manchas específicas será de aplicación en aquellos casos en los que la limpieza generalizada con chorreado no haya sido efectiva eliminando manchas concretas de grasa, humedad, eflorescencias o zonas ennegrecidas. De forma previa a la ejecución de dicha limpieza de manchas específicas, el Contratista deberá trasladar a la Dirección de Obra las superficies a tratar, no pudiéndose iniciar dicho tratamiento sin la aprobación del alcance de la actuación. Asimismo, el Contratista adjudicatario propondrá a la Dirección de Obra el sistema a emplear para la eliminación de dichas manchas, que deberá ser aprobado por ésta. Para ello, podrá ordenar la ejecución de una zona de prueba para garantizar la eficacia del sistema empleado.

## 351.5.-	Medición y abono

El abono de dichas unidades se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Superficie realmente ejecutada. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. Dichas pruebas no serán de abono independiente. |
| Criterios complementarios | El precio incluye los costes que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a tomar para garantizar la seguridad, así como para la obtención de licencias y permisos. El transporte a vertedero no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente. El canon o coste de gestión de residuos en la planta de tratamiento no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente. El precio tampoco incluye los costes de clasificación de residuos a pie de obra, que son igualmente objeto de medición y abono independiente. Las pintadas vandálicas no se consideran manchas específicas, por lo que no será de abono la limpieza de éstas. |

# PARTE 4.- Drenaje

Capítulo 1.- Adecuación del Sistema de Drenaje

# Artículo 401.- Bajantes

## 409.1.-	Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| cE03WJP41 | m | Bajante prefabricada de hormigón HM-20, de 1000x780x430-320 mm. y 200 kg/m., solera de asiento de 10 cm. de hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. |

En esta unidad de obra quedan incluidos:

- El suministro de las piezas prefabricadas

- La preparación del lecho de asiento para recibir las piezas.

- La colocación de las piezas y acabado final, incluso conexiones.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.

El hormigón a utilizar en el lecho de asiento será tipo HM-20/P/20/I

## 409.2.-	Materiales

Las bajantes se ejecutarán con hormigón en masa HM-20/P/20/I y el espesor será el indicado en los planos, cumpliendo las condiciones que para tal efecto contemplan las Normas en cuanto a piezas prefabricadas en hormigón.

Los anclajes se ejecutarán con hormigón armado tipo HA-25/P/20/IIb, cuyas características y especificaciones propias serán conformes a EH-E 08 y a las que les resulten de aplicación del artículo 610.- Hormigones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y sus componentes elementales cumplirán además las condiciones de la EHE, así como el acero empleado en el caso de los anclajes.

Estarán fabricados por centrifugado u otro proceso que garantice una elevada compacidad, con un proceso de curado controlado, de tal forma que se eviten fisuras o grietas por retracción y fraguado para garantizar la impermeabilidad. Para la fabricación del hormigón se utilizará árido calizo.

La superficie interior será suficientemente lisa e impermeable y las unidades prefabricadas serán fuertes, duraderas, libres de defectos, grietas o deformaciones, tales controles serán impuestos tanto en fábrica como en obra.

En general, los materiales empleados en la fabricación de las piezas deberán tener un control exhaustivo mediante controles de áridos, certificados de producto y de las características de aceros, cementos y aditivos exigidos en la EHE.

## 409.3.-	Ensayos

Los ensayos que tendrán que realizarse son:

- Ensayo visual del aspecto general de cada pieza prefabricada, con la respectiva comprobación de dimensiones y espesores.

- Ensayo de impermeabilidad.

- Ensayo a la resistencia a compresión del hormigón.

El Director de Obra se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisos para el control de las diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de este pliego.

A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por sí mismo a la fabricación de las bajantes, deberá hacer constar este derecho de la Administración en su contrato con el fabricante.

El fabricante avisará al Director de Obra con quince (15) días de antelación, como mínimo, del comienzo de fabricación de las bajantes y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas.

El Director de la Obra podrá exigir al Contratista el certificado de garantía de que se efectuaron de forma satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados en la fabricación cumplieron las especificaciones correspondientes. Este certificado podrá sustituirse por un sello de calidad reconocido oficialmente.

El Director de la Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo cual el Contratista avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estos ensayos de los que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior.

Cada entrega en obra de las piezas de bajantes y elementos será acompañada de un albarán especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen y deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados en el Plan de Obra, o en su caso por el Ingeniero Director.

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos serán rechazadas.

También se realizan inspecciones en el acopio y durante el montaje de las piezas en la obra.

Los ensayos de recepción, en el caso de que el Director de Obra lo considere oportuno, podrán sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos de estanqueidad, aplastamiento y resistencia a la compresión del hormigón del lote a que pertenezcan las bajantes o los ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación que garanticen las propiedades anteriores.

Durante el proceso de fabricación (en fábrica) se deberán realizar controles e inspecciones tanto de las armaduras, moldes y de la pieza final para asignar la especificación de la obra, así como los ensayos de la resistencia a compresión del hormigón mediante la rotura de probetas.

La durabilidad de las piezas se debe garantizar con base en la norma EHE desde la fase de prefabricación, recubrimientos, características de las piezas (relación agua/cemento, cantidad mínima de cemento, áridos, entre otros) según el tipo de ambiente, etc.

## 409.4.-	Transporte y manipulación

Todas las piezas prefabricadas de las bajantes llevarán grabados de forma indeleble los distintivos y marcas siguientes:

- Distintivo de fábrica.

- Dimensiones nominales, en mm.

- Número de identificación, que permita conocer el historial de su fabricación.

- Fecha de terminación de la fabricación de la pieza.

El transporte desde la fábrica a la obra no se iniciará hasta que haya finalizado el período de curado.

Las piezas se transportarán sobre unas cunas de madera que garanticen la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de las piezas apiladas, que no estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos elásticos, como madera, gomas o sogas.

Las piezas se descargarán, cerca del lugar donde deban ser colocadas y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que queden apoyadas sobre puntos aislados.

El acopio de las piezas en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos de madera, salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio vertical en las debidas condiciones de seguridad.

Durante su permanencia en la obra, antes del recubrimiento de las zanjas o excavaciones, las piezas deberán quedar protegidas de acciones o elementos que puedan dañarles, como tránsito o voladuras. Igualmente se evitará que estén expuestos durante largo tiempo a condiciones atmosféricas en que puedan sufrir secados excesivos o calores o fríos intensos. Si esto no fuera posible, se tomarán las precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales.

## 409.5.-	Ejecución de las obras

Las bajantes se ajustarán a los tipos y dimensiones señalados en los planos del presente Proyecto.

La superficie de asiento deberá estar bien nivelada y presentará una pendiente uniforme.

Una vez terminada la bajante, se procederá al relleno y compactación de la zona adyacente de terreno para conformar la transición de la bajante al talud.

## 409.6.-	Medición y abono

La medición y abono de la unidad de obra de bajante prefabricada se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metros (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros de bajante realmente ejecutados en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio incluye todas las operaciones y medios auxiliares para su ejecución, incluyendo las operaciones previas en superficie, preparación y acondicionamiento posterior. |

# Artículo 409.- Bajantes

## 409.1.-	Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| cE03WJP41 | m | Bajante prefabricada de hormigón HM-20, de 1000x780x430-320 mm. y 200 kg/m., solera de asiento de 10 cm. de hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. |

En esta unidad de obra quedan incluidos:

- El suministro de las piezas prefabricadas

- La preparación del lecho de asiento para recibir las piezas.

- La colocación de las piezas y acabado final, incluso conexiones.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.

El hormigón a utilizar en el lecho de asiento será tipo HM-20/P/20/I

## 409.2.-	Materiales

Las bajantes se ejecutarán con hormigón en masa HM-20/P/20/I y el espesor será el indicado en los planos, cumpliendo las condiciones que para tal efecto contemplan las Normas en cuanto a piezas prefabricadas en hormigón.

Los anclajes se ejecutarán con hormigón armado tipo HA-25/P/20/IIb, cuyas características y especificaciones propias serán conformes a EH-E 08 y a las que les resulten de aplicación del artículo 610.- Hormigones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y sus componentes elementales cumplirán además las condiciones de la EHE, así como el acero empleado en el caso de los anclajes.

Estarán fabricados por centrifugado u otro proceso que garantice una elevada compacidad, con un proceso de curado controlado, de tal forma que se eviten fisuras o grietas por retracción y fraguado para garantizar la impermeabilidad. Para la fabricación del hormigón se utilizará árido calizo.

La superficie interior será suficientemente lisa e impermeable y las unidades prefabricadas serán fuertes, duraderas, libres de defectos, grietas o deformaciones, tales controles serán impuestos tanto en fábrica como en obra.

En general, los materiales empleados en la fabricación de las piezas deberán tener un control exhaustivo mediante controles de áridos, certificados de producto y de las características de aceros, cementos y aditivos exigidos en la EHE.

## 409.3.-	Ensayos

Los ensayos que tendrán que realizarse son:

- Ensayo visual del aspecto general de cada pieza prefabricada, con la respectiva comprobación de dimensiones y espesores.

- Ensayo de impermeabilidad.

- Ensayo a la resistencia a compresión del hormigón.

El Director de Obra se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisos para el control de las diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de este pliego.

A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por sí mismo a la fabricación de las bajantes, deberá hacer constar este derecho de la Administración en su contrato con el fabricante.

El fabricante avisará al Director de Obra con quince (15) días de antelación, como mínimo, del comienzo de fabricación de las bajantes y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas.

El Director de la Obra podrá exigir al Contratista el certificado de garantía de que se efectuaron de forma satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados en la fabricación cumplieron las especificaciones correspondientes. Este certificado podrá sustituirse por un sello de calidad reconocido oficialmente.

El Director de la Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo cual el Contratista avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estos ensayos de los que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior.

Cada entrega en obra de las piezas de bajantes y elementos será acompañada de un albarán especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen y deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados en el Plan de Obra, o en su caso por el Ingeniero Director.

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos serán rechazadas.

También se realizan inspecciones en el acopio y durante el montaje de las piezas en la obra.

Los ensayos de recepción, en el caso de que el Director de Obra lo considere oportuno, podrán sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos de estanqueidad, aplastamiento y resistencia a la compresión del hormigón del lote a que pertenezcan las bajantes o los ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación que garanticen las propiedades anteriores.

Durante el proceso de fabricación (en fábrica) se deberán realizar controles e inspecciones tanto de las armaduras, moldes y de la pieza final para asignar la especificación de la obra, así como los ensayos de la resistencia a compresión del hormigón mediante la rotura de probetas.

La durabilidad de las piezas se debe garantizar con base en la norma EHE desde la fase de prefabricación, recubrimientos, características de las piezas (relación agua/cemento, cantidad mínima de cemento, áridos, entre otros) según el tipo de ambiente, etc.

## 409.4.-	Transporte y manipulación

Todas las piezas prefabricadas de las bajantes llevarán grabados de forma indeleble los distintivos y marcas siguientes:

- Distintivo de fábrica.

- Dimensiones nominales, en mm.

- Número de identificación, que permita conocer el historial de su fabricación.

- Fecha de terminación de la fabricación de la pieza.

El transporte desde la fábrica a la obra no se iniciará hasta que haya finalizado el período de curado.

Las piezas se transportarán sobre unas cunas de madera que garanticen la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de las piezas apiladas, que no estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos elásticos, como madera, gomas o sogas.

Las piezas se descargarán, cerca del lugar donde deban ser colocadas y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que queden apoyadas sobre puntos aislados.

El acopio de las piezas en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos de madera, salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio vertical en las debidas condiciones de seguridad.

Durante su permanencia en la obra, antes del recubrimiento de las zanjas o excavaciones, las piezas deberán quedar protegidas de acciones o elementos que puedan dañarles, como tránsito o voladuras. Igualmente se evitará que estén expuestos durante largo tiempo a condiciones atmosféricas en que puedan sufrir secados excesivos o calores o fríos intensos. Si esto no fuera posible, se tomarán las precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales.

## 409.5.-	Ejecución de las obras

Las bajantes se ajustarán a los tipos y dimensiones señalados en los planos del presente Proyecto.

La superficie de asiento deberá estar bien nivelada y presentará una pendiente uniforme.

Una vez terminada la bajante, se procederá al relleno y compactación de la zona adyacente de terreno para conformar la transición de la bajante al talud.

## 409.6.-	Medición y abono

La medición y abono de la unidad de obra de bajante prefabricada se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metros (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros de bajante realmente ejecutados en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio incluye todas las operaciones y medios auxiliares para su ejecución, incluyendo las operaciones previas en superficie, preparación y acondicionamiento posterior. |

# Artículo 411a.- Adecuación de los elementos de drenaje de la estructura.  (ver artículo en pliego La Paz para completar!)

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 411 del PG-3 y la EHE 08.

## 411a.1.- Definición

Se define como imbornal al dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas de una carretera, de los tableros de una obra de fábrica o en general de cualquier construcción.

Se define como sumidero la boca de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que sirve para vaciar el agua de lluvia de los tableros de las obras de fábrica, y que se dispone de forma que la entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical.

Se define como canal reja al elemento de drenaje constituido fundamentalmente por una canalización cubierta con una rejilla que, según su categoría, puede llegar a permitir el paso de vehículos pesados sobre ella. De este modo, se puede conseguir un sistema de desagüe para situaciones en las que la falta de espacio, por ejemplo, supone un condicionante importante.

Se define como bajante a una tubería de sección cerrada o abierta que permite el desagüe de aguas entre diferentes cotas.

Se define como colector colgado a una tubería de sección cerrada o abierta, sujeto a un elemento superior mediante abrazaderas que permite el desagüe de aguas según la trayectoria deseada.

Todos estos dispositivos deberán estar correctamente impermeabilizados.

El objetivo de estos dispositivos es mantener permanentemente condiciones que faciliten la salida rápida de las aguas de lluvias que caigan sobre el tablero del puente y, de esta manera, contribuir a la seguridad y la comodidad de los usuarios. En este artículo se rigen las prescripciones a seguir en la adecuación de los elementos de desagüe existentes en la estructura a reparar.

## 411a.2.- Aplicación

El presente artículo es de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UN0300G001 | ud | Ejecución de sumidero en tablero, mediante la realización de cajeado, imprimación sellante, colocación de cazoleta de EPDM (goma dutral) con gárgola del mismo material, rejilla D-400, impermeabilización perimetral con tratamiento bicapa de oxiasfalto y lámina asfáltica autoprotegida, totalmente terminada. . |
| UN03U | ud | Suministro y aplicación de marco y rejilla de fundición dúctil, clase D-400 según UNE-EN 124, abatible y provista de cadena antirrobo, de 300x300 mm, para sumidero, incluso revestimiento de pintura bituminosa y relieves antideslizantes en la parte superior. |
| UA00109 | ud | Cerramiento provisional de imbornales durante la ejecución de la hidrodemolición para evitar proyecciones de agua a alta presión por debajo del tablero. Se ejecutará mediante una pieza metálica sellada para evitar ser dañada durante la hidrodemolición así como evitar caídas importantes de caudal. |
| UN0300002 | m | Canal reja de hormigón polímero, modelo MultiV+ R150G30R de Ulma o similar, ancho exterior 186 mm, ancho interior 150 mm y altura exterior 320 mm, para recogida de aguas pluviales, incluso perfiles de acero galvanizado para protección lateral, rejilla de Fundición Dúctil Nervada, modelo FN150RGDM o similar, con clase de carga D-400, según Norma EN-1433 y sistema de fijación canal - rejilla Rapidlock® o similar con 8 puntos de fijación por m, incluso parte proporcional de junta de dilatación longitudinal en la separación del dado de hormigón y el pavimento existente, y junta de retracción cada 6 metros. Totalmente terminado. |
| UN0300003 | m2 | Membrana impermeabilizante elástica y flexible monocomponente para estructuras de hormigón o mortero del tipo Masterseal 6100 Fx o similar, resiste una presión > 5 atm (EN 12390-8) con un espesor de 2 mm de material (1,7 kg/m2 de material seco) y capacidad de puenteo de fisuras de hasta 1,25 mm, MASTERSEAL® 6100 FX (con macado CE bajo UNE EN 1504-2) de BASF o similar, aplicado en dos capas con brocha o rodillo, incluyendo limpieza y humectación del soporte, extendido y nivelado; medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminada. |
| mU09BV060 | ud | Suministro e instalación de cerco y tapa ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para clase de carga D400, según N.E.C. |
| UN0300G006 | m | Suministro y colocación de bajante cuadrada de chapa de acero prelacada de 100 x 100 mm, incluso parte proporcional de conexiones, codos, abrazaderas y material auxiliar anecesarios. Totalmente terminada |
| cC05DR002 | ud | Adecuación de desagües existentes, comprendiendo la formación en superficie de calzada del sumidero, enrase con tablero y sellado perimetral para evitar filtraciones, con formación de gárgola en zona bajo tablero, en longitud necesaria, totalmente ejecutado. |
| cE03WJP41 | m | Bajante prefabricada de hormigón HM-20, de 1000x780x430-320 mm. y 200 kg/m., solera de asiento de 10 cm. de hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado. |
| mE03OCP070 | m | Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5. |

## 411a.3.- Descripción De Los Trabajos

La ejecución de la unidad de obra del sumidero incluye las operaciones siguientes:

- Limpieza y retirada del sumidero existente, eliminando la obstrucción, así como del perímetro de actuación en torno al mismo.

- En caso de proyectarse un nuevo sumidero se realizará el replanteo del mismo, previo estudio de la posición de las armaduras de la losa para evitar cortes a las mismas.

- Delimitación y realización de un cajeado mediante demolición del pavimento u hormigón de la losa.

- Perforación en caso de colocación de nuevos sumideros. En caso contrario se aprovechará la perforación existente.

- Impermeabilización del cajeado.

- Colocación de cazoleta EPDM, de goma dutral, para el desagüe del tablero.

- Disposición de capas de impermeabilización en el cajeado, sobre la cazoleta sin obstruir la misma, conforme a los planos del Proyecto.

- Colocación de morrión o paragravillas para evitar la obstrucción del sumidero

- Disposición de arqueta a nivel de rodadura.

- Repavimentación y colocación de la rejilla D-400, adecuada para soportar tráfico rodado.

La ejecución de la colocación de la banda estanca tipo Mapeband TPE o similar incluye las siguientes operaciones:

- Limpieza y preparación de las superficies sobre las que se aplicará la banda y los elementos de adhesión y sellado.

- Aplicación de cinta de enmascarar para delimitación de la zona de trabajo.

- Extensión del adhesivo en la zona anteriormente delimitada a ambos lados de la junta.

- Colocación de la banda estanca sobre el adhesivo a ambos lados de la junta.

- Cubrir completamente la banda con una segunda capa de adhesivo.

- Retirar la cinta de enmascarar.

La ejecución de la colocación de bajante de PVC para el desagüe de los sumideros incluye las siguientes operaciones:

- El suministro de las piezas.

- La preparación del lecho de asiento para recibir las piezas.

- La colocación de las piezas y acabado final, incluso conexiones.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.

La ejecución de la colocación de calderetas incluye las siguientes operaciones:

- El suministro de las piezas y materiales necesarios.

- Preparación de las superficies sobre las que se va a realizar la fijación y sellado de los elementos.

- La colocación de las piezas, incluso conexiones.

- Aplicación de cordón de sellado para garantizar la estanqueidad del contacto caldereta-banda estanca.

- Colocación y sellado de picos de flauta en los casos en que las calderetas no se conecten a bajantes de desagüe para asegurar que los paramentos próximos de la estructura no se ven afectados por la escorrentía.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.

La ejecución de la unidad de obra del canal reja incluye las operaciones siguientes:

- Preparación de la zanja para el lecho y recibido del hormigón, teniendo siempre en cuenta las dimensiones proporcionadas por el fabricante en función de la clase de carga a soportar.

- Si corresponde, apertura de las salidas premarcadas, tanto horizontales como verticales, utilizando para ello una cuchilla, sierra manual, martillo, etc. Si fuera necesario, de igual manera, se pueden cortar fácilmente los canales a la longitud deseada o a inglete. Existe una premarca para cortar canales a 0,5m que mantiene los machihembrados.

- Para configurar la línea de canales, unirlos uno tras otro, haciendo uso de los machihembrados a tal efecto. Se puede hacer con la rejilla puesta. Comprobar que la flecha del borde de los canales señalan hacia el punto de evacuación de agua. Con el objeto de impermeabilizar la línea de canales, se puede aplicar un sellador elástico adecuado en el lado hembra, antes de unir los canales.

- Establecer un cordel de alineación y preparar los canales a lo largo de la zanja. Para evitar deformaciones del canal que impidan la posterior colocación de las rejillas, los canales se deben instalar con las rejillas colocadas, protegiendo con plásticos si se teme ensuciarlos. Las rejillas se deben fijar con su correspondiente sistema de amarre, aplicando un par de apriete suficiente para evitar el movimiento de la rejilla tras el paso de vehículos. Para un correcto funcionamiento del sistema, es fundamental instalar el sistema de sujeción adecuado para cada uso.

- Verter un hormigón de calidad según las especificaciones del fabricante en la base de la zanja y antes de que fragüe comenzar a colocar los canales.

- Colocar los canales con un pequeño arriñonado, procurando que la base del mismo quede bien sujeta y embebida en el hormigón, sin que queden huecos y siendo su base y espesor los recomendados por el fabricante. Iniciar la colocación de los canales en la zanja, por el punto de evacuación o punto más profundo. Chequear la alineación a lo largo de la zanja y la altura de los canales respecto al dado de hormigón.

- Verter el hormigón en los laterales del canal, realizando el dado indicado por el fabricante. Es muy importante que, en los lugares donde se unen las dos capas de hormigón, ambas sean aplicadas dentro de un tiempo razonable para asegurar la adherencia. En caso de colocación en zonas requieran clase de carga C-250, colocar el mallazo correspondiente antes de verter todo el dado de hormigón de una sola vez.

- Cuando la solera contigua sea de hormigón, prever juntas de dilatación elásticas (tipo poliexpan, neopreno, etc.). Dichas juntas deberán ser correctamente dimensionadas con el fin de que las dilataciones de la solera no ejerzan presión sobre el dado lateral del canal.

Precauciones a tener en cuenta en obra:

- A la hora de la compactación del pavimento circundante, nunca debe pasar la compactadora por encima del canal.

- En el caso de que alguna de las capas contiguas al dado de hormigón fuese a su vez de hormigón, siempre colocar junta de dilatación entre el dado y dicha capa de hormigón.

- El labio superior o perfil, no debe sobresalir sobre el nivel del pavimento circundante.

- En caso de canal sin perfil, prever el grosor de la rejilla a la hora de rematar el pavimento. La rejilla no debe sobresalir sobre el nivel del pavimento circundante.

La demolición que se requiera para la ejecución de los nuevos elementos de drenaje se ajustará al correspondiente artículo de demoliciones de este Pliego.

De igual forma, los escombros resultantes de la demolición serán clasificados, transportados y tratados a una planta de gestión de residuos, tal y como se especifica en artículo de Gestión de Residuos de este Pliego y en el Anejo dedicado a dicho proceso (Anejo 11 de este Proyecto).

## 411a.4.- Materiales

Todos los materiales utilizados en la construcción y/o rehabilitación de los sumideros cumplirán con lo especificado en las Instrucciones y Normas vigentes que afecten a dichos materiales así como en los artículos correspondientes del presente pliego.

Dispositivo de desagüe

Rejilla

Según normas EN-124, EN-1433 y DIN-19580, estarán clasificadas como clase D debiendo de soportar una resistencia de 400kN de carga vertical sobre la misma (Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos). La rejilla debe ser diseñada para poder garantizar una recogida multidireccional de las aguas y poder utilizarse puntualmente para inspecciones, facilitando la apertura y asegurando el cierre. Las rejillas dispuestas, debido a su categoría D400, cumplirán las siguientes características:

| Características D400 |  | Epígrafes norma EN 124 |
| --- | --- | --- |
| Superficie de ventilación |  | 7,2 |
| Cota de paso |  | 7,3 |
| Profundidad de encastre |  | 7,4 |
| Aseguramiento tapa/marco |  | 7,8 |
| Presión de apoyo del marco |  | 7,15 |
| Altura del marco |  | 7,16 |
| Ángulo de apertura |  | 7,17 |
| Superficie de absorción |  | 7,9 |
| Fuerza de control |  | 8,3,2 |
| Material |  | Especificaciones de la norma |
| Ensayos en la vía |  | Especificaciones de la norma |
| Rejillas y sumideros |  | Especificaciones de la norma |
| Resistencia al deslizamiento |  | Especificaciones de la norma |

Como criterio adicional, el fabricante deberá garantizar que las rejillas han sido tratadas con una protección anticorrosión.

Tapa de arqueta

Según normas EN-124, EN-1433 y DIN-19580, estarán clasificadas como clase D debiendo de soportar una resistencia de 400kN de carga vertical sobre la misma (Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos). La tapa de arqueta debe ser diseñada para poder garantizar la continuidad de la escorrentía y poder utilizarse puntualmente para inspecciones, facilitando la apertura y asegurando el cierre

Cazoletas.

Las cazoletas para los dispositivos de desagüe vertical tendrán las siguientes características:

- La cazoleta y el tubo de desagüe formarán sola pieza. El tubo presentará forma cónica en la parte inferior y cilíndrica en la superior que penetre y encaje perfectamente en el desagüe.

- Estarán fabricadas por un material que presente facilidades de colocación y ductilidad, que absorba los posibles movimientos de la estructura, por lo que serán de goma dutral tipo EPDM. Además deberá garantizar una completa estanqueidad.

- Las dimensiones iguales a las de los dispositivos existentes, salvo que ellos tengan menos de 100mm de diámetro, en cuyo caso se reemplazarán por dispositivos de 100mm de diámetro, como mínimo.

Serán soldables térmicamente directamente a la lámina de impermeabilización adyacente, así como resistentes a la llama durante la aplicación de las láminas

Impermeabilización de zona colindante:

Para garantizar la estanqueidad del sumidero, se impermeabilizará la zona colindante con una solución bicapa de láminas bituminosas con capas intermedias de oxiasfalto, para conseguir una mayor compacidad, regularidad e impermeabilización, según los planos de Proyecto.

Los materiales que componen cada una de estas capas de impermeabilización, cumplirán con las siguientes prestaciones:

Imprimación

Se utilizará una emulsión asfáltica de base acuosa para mejorar la adherencia de las láminas bituminosas con el soporte. Debe ser fácilmente aplicable, no contener disolventes y permitir su adherencia incluso superficies húmedas. Las características técnicas del producto deberán ser, como mínimo:

| DATOS TÉCNICOS | VALOR | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| Densidad relativa a 25ºC | 1.00 ± 0.02 | g/cm3 |
| Residuo de evaporación | 61±2 | % |
| Viscosidad Sayboult.Furol a 25ºC segundos (ENSAYO UNE 104-281/3.3) | 250-600 | Cps |
| Ensayo sobre el residuo de destilación-penetración a 25ºC, con carga de 100g y durante 5 segundos (ENSAYO UNE 104-281/1.4) | 129 | Dmm |
| Contenido en cenizas (materia no volátil) segundos (ENSAYO UNE 104-281/3.8) | <1 | % |
| Solubilidad en agua | Total en estado líquido e insoluble cuando forma película seca | - |
| Toxicidad | Nula | - |
| Ensayos sobre residuo seco | No se observa la formación de apoyas ni se produce reemulsificación de la película asfáltica. | - |

Lámina de oxiasfalto 85/40

Las características técnicas del producto deberán ser, como mínimo:

| DATOS TÉCNICOS | VALOR | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| Densidad relativa a 25ºC | 1.05 ± 0.05 | g/cm3 |
| Solubilidad en CI4C | 99.5 | % |
| Pérdida por calentamiento (5h a 163 ºC) | < 0.5 | % |
| Punto de fragilidad (Fraass) | < - 15 | ºC |
| Punto de inflamación Cleveland V/A | > 230 | ºC |
| Punto de reblandecimiento (anillo y bola) | 90 ± 5 | ºC |
| Penetración a 25 ºC, 150 g y 5 s | 40 ± 5 | mm |
| Índice de penetración | > 4 | - |

Lámina inferior LBM (SBS) 30/FV de 3kg

Lámina impermeabilizante, de betún elastomérico SBS, con armadura de fieltro de poliéster (FP) reforzado y estabilizado, acabado en film termofusible por ambas caras. El material deberá disponer de excelente resistencia al punzonamiento y gran adherencia al desgarro así como buena estabilidad dimensional.

El producto deberá presentar, como mínimo, las siguientes características técnicas:

| DATOS TÉCNICOS | VALOR | UNIDAD | NORMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Reacción al fuego | E | - | UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1 |
| Estanquidad al agua | Pasa | - | UNE-EN 1928 |
| Resistencia a la tracción longitudinal | 700 ± 200 | N/5cm | UNE-EN 12311-1 |
| Resistencia a la tracción transversal | 450 ± 150 | N/5cm | UNE-EN 12311-1 |
| Elongación a la rotura longitudinal | 45 ±15 | % | UNE-EN 12311-1 |
| Elongación a la rotura transversal | 45 ±15 | % | UNE-EN 12311-1 |
| Resistencia a la penetración de raíces | No Pasa | - | UNE-EN 13948 |
| Resistencia a la carga estática | >15 | kg | UNE-EN 12730 |
| Resistencia al impacto | >900 | mm | UNE-EN 12691 |
| Resistencia al desgarro longitudinal | PND | N | UNE-EN 12310-1 |
| Resistencia al desgarro transversal | PND | N | UNE-EN 12310-1 |
| Resistencia de juntas: pelado de juntas | PND | - | UNE-EN 12316-1 |
| Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura | 450 ±150 | - | UNE-EN 12317-1 |
| Flexibilidad a bajas temperaturas | < -15 | ºC | UNE-EN 1109 |
| Factor de resistencia a la humedad | 20.000 | - | UNE-EN 1931 |
| Sustancias peligrosas | PND | - | - |
| Durabilidad estanquidad | Pasa | Pasa | UNE-EN 1928 |
| Durabilidad tracción longitudinal | 700 ± 200 | N/5cm | UNE-EN 12311-1 |
| Durabilidad tracción transversal | 450 ± 150 | N/5cm | UNE-EN 12311-1 |
| Durabilidad flexibilidad | -5 ± 5 | ºC | UNE-EN 1109 |
| Durabilidad fluencia | 100 ±10 | ºC | UN-EN 1110 |

Lámina superior LBM (SBS) 60/FPT de 6kg

Lámina impermeabilizante autoprotegida, de betún elastomérico SBS, con armadura de fieltro de poliéster (FP) de alto gramaje, con acabado mineral en la cara exterior y film termofusible en la cara interior.

El material deberá disponer de excelente resistencia al punzonamiento y gran adherencia al desgarro así como buena estabilidad dimensional.

El producto deberá presentar, como mínimo, las siguientes características técnicas:

| DATOS TÉCNICOS | VALOR | UNIDAD | NORMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Comportamiento frente a un fuego externo | Broof(t1) | - | UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5 |
| Reacción al fuego | E | - | UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1 |
| Estanquidad al agua | Pasa | - | UNE-EN 1928 |
| Resistencia a la tracción longitudinal | 1000 ± 250 | N/5cm | UNE-EN 12311-1 |
| Resistencia a la tracción transversal | 750 ± 250 | N/5cm | UNE-EN 12311-1 |
| Elongación a la rotura longitudinal | 45 ±15 | % | UNE-EN 12311-1 |
| Elongación a la rotura transversal | 45 ±15 | % | UNE-EN 12311-1 |
| Resistencia a la penetración de raíces | No Pasa | - | UNE-EN 13948 |
| Resistencia a la carga estática | >35 | kg | UNE-EN 12730 |
| Resistencia al impacto | >2400 | mm | UNE-EN 12691 |
| Resistencia al desgarro longitudinal | 350 ±50 | N | UNE-EN 12310-1 |
| Resistencia al desgarro transversal | 350 ±50 | N | UNE-EN 12310-1 |
| Resistencia de juntas: pelado de juntas | PND | - | UNE-EN 12316-1 |
| Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura | 750 ± 250 | - | UNE-EN 12317-1 |
| Flexibilidad a bajas temperaturas | < -15 | ºC | UNE-EN 1109 |
| Factor de resistencia a la humedad | 20.000 | - | UNE-EN 1931 |
| Sustancias peligrosas | PND | - | - |
| Durabilidad flexibilidad | -5 ± 5 | ºC | UNE-EN 1109 |
| Durabilidad fluencia | 100 ±10 | ºC | UN-EN 1110 |

## 411a.5.- Ejecución

Los sumideros en su conjunto cumplirán las especificaciones técnicas en cuanto a calidad y características técnicas definidas en el PG-3. La posición de los sumideros no interferirá en su ejecución con ningún elemento estructural importante.

Si además de los sumideros previstos en planos de proyecto, el Contratista considerase necesaria la ejecución de nuevos sumideros, deberá presentar el motivo de dicha actuación y el replanteo de nuevos sumideros para su aprobación por la Dirección Facultativa.

El procedimiento de ejecución a seguir se especifica seguidamente.

Cajeado de los sumideros

Para evitar cortar armaduras de la losa durante la realización del cajeado, se procederá a detectar mediante pachómetro o detector electromagnético de armaduras la posición de las barras del armado de la cara superior de la losa.

Seguidamente, se procederá a la preparación del espacio necesario para la colocación del sumidero y del buzón de entrada al mismo (en el que se aloja la rejilla).

Se ejecutará un buzón convencional consistente en una caja cuadrada y una pieza que hace la transición entre la caja anterior y el tubo, pasando de la sección cuadrada (en planta) a la circular del diámetro del tubo; esta pieza tiene una altura de unos 50mm.

Para lograr este hueco y no dejar que el buzón asome por encima del pavimento, éste debe retirarse en una superficie acorde al tamaño del buzón (normalmente el espesor del pavimento debería ser de 5 a 8 cm).

Colocación del dispositivo de drenaje

Tras la realización del cajeado se procederá a la colocación de la cazoleta de EPDM, con las características especificadas en el epígrafe de materiales de este artículo.

El espacio existente entre el tubo de EPMD y el hormigón de la losa se rellenará con una resina de base epoxídica desde la cara superior del tablero, para garantizar el sellado de dicho espacio y evitar que el agua termine circulando por la holgura existente.

Impermeabilización del cajeado

En la ejecución de los sumideros, es de vital importancia la correcta impermeabilización del cajeado realizado en el firme existente y la losa de hormigón para evitar que el agua se acabe infiltrando por zonas no previstas.

Para la realización de la impermeabilización del cajeado se utilizará un sistema bicapa de láminas bituminosas con capas intermedias de oxiasfalto, para conseguir una mayor compacidad, regularidad e impermeabilización

Primeramente, se realizará una imprimación del soporte aplicando una emulsión asfáltica de base acuosa en frío, sin diluir, mediante brocha, rodillo o cepillo de pintor.

Sobre el imprimante se asentaran los flaps del dispositivo de drenaje, para proceder posteriormente a la ejecución de las capas de impermeabilización.

Se comenzará aplicando una capa de oxiasfalto 85/40, con una consistencia fluida. Para su extendido se comenzará fundiendo las pastillas de oxiasfalto en caldera hasta la temperatura de fusión óptima para su vertido, la cual oscila entre los 160 a 200 ºC, debiendo existir siempre carga en la caldera. Esta no debe estar lejos del área de trabajo ya que el oxiasfalto debe llegar fluido a la zona de extendido.

El oxiasfalto fundido se recoge para su transporte en recipientes metálicos, vertiéndose sobre el soporte en sentido perpendicular de la pendiente y en todo el ancho del rollo, con una masa mínima por capa de 1,5 kg/m2.

Una vez colocado el oxiasfalto, se dispondrá una lámina impermeabilizante de betún elastomérico SBS FV de 3 kg/m2, con armadura de fieltro de poliéster. Sobre ésta se volverá a colocar una capa de oxiasfalto y, sobre ésta una segunda lámina de betún elastomérico SBS FPT de 6 kg/m2. Esta última capa deberá tener un acabado mineral en la capa exterior y un film termofusible en la interior, adherente al oxiasfalto.

Las láminas bituminosas autoprotegidas se aplicarán inmediatamente después de haberse extendido el oxiasfalto cuando éste ya está extendido y frío, desenrollando las mismas al tiempo que se presiona la superficie hasta que el oxiasfalto sobresalga por los bordes y por delante. Se soldará totalmente a la capa de oxiasfalto con soplete.

El Contratista se asegurará de la total estanqueidad del sumidero, para lo cual se realizará una prueba de estanqueidad que contará con la supervisión de la Dirección Facultativa.

## 411a.6.- Recepción

La Dirección Facultativa o persona en quien ésta delegue verificará las siguientes especificaciones de la unidad de obra terminada:

- Prueba de estanqueidad: Se regará mediante tractor cuba o manguera a caudal constante la zona próxima al sumidero durante un periodo de 10 minutos. En este supuesto, el sumidero deberá manifestar un comportamiento estanco, no produciéndose filtraciones de agua por zonas indebidas.

- Paso de camión: Se hará circular la rueda de un camión de obra cargado sobre la rejilla del sumidero y ésta deberá resistir su paso sin deformarse.

- Certificado de garantía de estanqueidad: el instalador del sistema de drenaje aportará un certificado de garantía de la correcta instalación del sistema que asegure la estanqueidad del mismo en el plazo de garantía especificado en dicho certificado.

## 411a.7- Control de calidad

En el caso de que los materiales y productos dispongan de marcado CE según la directiva 89/106CEE, se comprobará su conformidad mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE son acordes a las especificaciones contempladas en este Pliego.

La Dirección Facultativa, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales y productos que se empleen en la reparación.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad incluirá:

- Un control documental

- En su caso, control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía adicional equivalente

- En su caso, un control experimental mediante la realización de ensayos definidos por la siguientes normas:

Rejilla

| CARACTERÍSTICA | NORMA DE ENSAYO |
| --- | --- |
| Características de la rejilla | EN-124 |

Láminas de impermeabilización (Marcado CE)

| CARACTERÍSTICA | NORMA DE ENSAYO |
| --- | --- |
| Reacción al fuego | UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1 |
| Estanquidad al agua | UNE-EN 1928 |
| Resistencia a la tracción longitudinal | UNE-EN 12311-1 |
| Resistencia a la tracción transversal | UNE-EN 12311-1 |
| Elongación a la rotura longitudinal | UNE-EN 12311-1 |
| Elongación a la rotura transversal | UNE-EN 12311-1 |
| Resistencia a la penetración de raíces | UNE-EN 13948 |
| Resistencia a la carga estática | UNE-EN 12730 |
| Resistencia al impacto | UNE-EN 12691 |
| Resistencia al desgarro longitudinal | UNE-EN 12310-1 |
| Resistencia al desgarro transversal | UNE-EN 12310-1 |
| Resistencia de juntas: pelado de juntas | UNE-EN 12316-1 |
| Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura | UNE-EN 12317-1 |
| Flexibilidad a bajas temperaturas | UNE-EN 1109 |
| Factor de resistencia a la humedad | UNE-EN 1931 |
| Sustancias peligrosas | - |
| Durabilidad estanquidad | UNE-EN 1928 |
| Durabilidad tracción longitudinal | UNE-EN 12311-1 |
| Durabilidad tracción transversal | UNE-EN 12311-1 |
| Durabilidad flexibilidad | UNE-EN 1109 |
| Durabilidad fluencia | UN-EN 1110 |

## 411a.8.- Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Ausencia de certificados de garantía de producto | No se aceptará la Unidad de Obra. La empresa fabricadora aportará dichos certificados por escrito. |
| Ausencia de certificados de garantía de aplicación del producto | No se aceptará la Unidad de Obra. La empresa aplicadora aportará dicho certificado por escrito. |

## 411a.9.- Medición y abono.

El abono de la adecuación de los sumideros se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Unidades (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades exactas. |
| Forma de medición | Número de unidades realmente instaladas en obra o medición realmente ejecutada. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio incluye todas las operaciones y medios auxiliares para su ejecución, incluyendo el desmontaje del sumidero y de las rejillas existentes, obturación de conducto y acondicionamiento posterior. |

La medición y abono de la unidad de obra del canal reja se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metros (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros de canal reja realmente ejecutados en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio incluye todas las operaciones y medios auxiliares para su ejecución, incluyendo las operaciones previas en superficie, preparación y acondicionamiento posterior. |

La medición y abono de la unidad de obra membrana impermeabilizante se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Superficie realmente impermeabilizada. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio incluye todas las operaciones y medios auxiliares para su ejecución, incluyendo las operaciones previas en superficie, preparación y acondicionamiento posterior. |

La medición y abono de la unidad de obra referente a la tapa de arqueta se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Unidades (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras. |
| Forma de medición | Número de unidades realmente instaladas en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio incluye todas las operaciones y medios auxiliares para su ejecución, incluyendo el desmontaje de la rejilla existente en su caso y acondicionamiento posterior. |

# Artículo 411b.- Ejecución de vierteaguas

## 411b.1.- Definición

Colocación de un angular de aluminio a modo de vierteaguas en las caras inferiores del tablero para evitar el escurrimiento de agua hacia la cara inferior del tablero o el alzado de la obra. Se dispondrá un goterón consistente en una chapa angular de aluminio galvanizado en caliente de 50 x 50mm, o del tamaño requerido en cada caso, y anclado al tablero mediante sistemas mecánicos y químicos.

## 411b.2.- Aplicación

El presente artículo es de aplicación a la siguiente unidad:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| cC05DR004 | m | Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante la disposición de un perfil angular de aluminio, incluso parte proporcional de medios auxiliares y materiales para su correcta unión a la estructura. Totalmente ejecutado. |

## 411b.3.- Descripción De Los Trabajos

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes.

- Limpieza local de la zona de trabajo;

- Colocación y anclaje de angular de aluminio;

- Sellado de elementos.

## 411b.4.- Materiales

Tornillos: Deberán ser de acero inoxidable para prevenir una futura corrosión.

Angular: Deberá ser de aluminio galvanizado en caliente con un recubrimiento mínimo de cinc de 80 micras y de dimensiones de 50 x 50mm.

## 411b.5.- Ejecución

Se realizará una limpieza local en la zona de trabajo, eliminando eflorescencias, pátinas o costras que pudieran existir sobre la superficie donde se dispondrá el vierteaguas.

Se procederá a la colocación del angular. Los tacos y tornillos de fijación serán convencionales y adecuados al tamaño de los perfiles, situándose como mucho cada 50cm.

Los perfiles de aluminio se dispondrán de modo que los anclajes queden por detrás del paramento por el que escurre el agua. La colocación de estos perfiles será según la dirección longitudinal del elemento (losa, viga de borde, imposta o pretil) y a unos 5cm de su arista inferior.

Una vez replanteado el trazado se harán los taladros para los anclajes cada 50cm como máximo, colocando y fijando entonces los perfiles. A continuación, se dispondrá un cordón de sellado con masilla de poliuretano. Se prestará especial atención en el sellado de las uniones entre módulos de los perfiles que forman el angular.

## 411b.6.- Medición y abono

La medición y abono de las unidades de ejecución de vierteaguas se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metros (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Longitud de vierteaguas realmente instalada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye además del suministro y colocación del vierteaguas, mano de obra y materiales auxiliares para su completa instalación. |

# Artículo 411b.- Canalón de chapa plegada galvanizada

## 411b.1.- Definición

Se define como canalón el elemento de drenaje longitudinal dispuesto entre el paramento de la pantalla y el revestimiento, para la recogida del agua de filtración evacuada por los mechinales. Su sustentación se realiza a través de una subestructura metálica auxiliar fijada a los montantes del bastidor metálico del revestimiento.

Se define como subestructura metálica auxiliar el conjunto de elementos de acero que forman la parte resistente que da soporte al canalón incluyendo los elementos de unión necesarios.

Se define como gárgola de evacuación el elemento a disponer en el extremo final de cada tramo del canalón para dar salida al agua de filtración recogida hacia el drenaje existente en las estructuras.

## 411b.2.- Aplicación

El presente artículo es de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UNM30CHAP01 | m | Suministro y colocación de canalón de chapa plegada galvanizada con desarrollo de 250 mm, incluso ganchos de sujeción separados 50 cm, estructura metálica auxiliar resuelta mediante un perfil longitudinal omega de 40x40mm y tornillos rosca chapa autotaladrantes necesarios para la unión de todos los elementos. |
| UN2CS00389 | ud | Suministro y colocación de codo a 45º de acero galvanizado de 75 mm de diámetro, incluso soldadura a la cara inferior de la solera del canalón. |

## 411b.3.- Descripción De Los Trabajos

La ejecución de las unidades incluye las siguientes operaciones:

- El suministro de las piezas.

- Montaje de la subestructura metálica auxiliar sobre los montantes del bastidor del revestimiento.

- Instalación del canalón y acabo final, incluso uniones.

- Instalación de las gárgolas de evacuación del agua.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.

## 411b.4.- Materiales

Subestructura metálica auxiliar

La subestructura metálica auxiliar de sustentación del canalón está constituida por un perfil laminado omega dispuesto en paralelo al canalón y anclado a los montantes del bastidor del revestimiento mediante uniones atornilladas. El perfil omega se conforma con material base de calidad S-235-JR y uniones mediante juntas atornilladas a los bastidores del revestimiento.

Siempre y cuando la Dirección de Obra no indique lo contrario, todos los elementos se suministrarán protegidos contra corrosión por galvanizado en caliente. La galvanización en caliente según UNE-EN 1461 es el tratamiento más utilizado para el acabado de este tipo de estructuras, ya que ofrece una elevada protección frente a la corrosión. El procedimiento de galvanización en caliente consiste fundamentalmente en la inmersión de los materiales de acero en zinc fundido a unos 450ºC. La película de zinc que se forma sobre el acero lo protege de dos maneras, protección de barrera y protección galvánica (catódica). Es esta última protección la que permite que los productos de acero puedan permanecer sin corrosión durante décadas. Esto se explica porque en presencia de humedad el zinc actúa como ánodo y el acero como cátodo, de manera que el zinc se corroe en una acción de sacrificio y evita que el acero se oxide.

Todos los materiales laminados en caliente estarán documentados con certificado de calidad numéricos tipo 3.1.B. de acuerdo con la Norma UNE-36.801. En caso de no disponerse de estos certificados se recepcionarán los productos mediante toma de muestras y ensayos realizados según normas EAE y UNE correspondientes con cargo al Contratista.

El resultado de esta inspección figurará en el certificado correspondiente.

Se requerirán de los fabricantes los correspondientes Certificados de Calidad con valores numéricos de análisis químico y valores mecánicos de cada partida suministrada, sobre probeta de metal depositado, que deben satisfacer todas las características mecánicas del acero a soldar.

En cuanto al almacenamiento y utilización de los mismos, se seguirán las indicaciones de los fabricantes.

Canalón

La sección del canalón es rectangular abierta conformada a partir de una chapa plegada galvanizada de un (1) milímetro de espesor y doscientos cincuenta (250) milimetros de desarrollo. Los ganchos de sujeción del canalón serán de acero galvanizado.

Uniones atornilladas

Los tornillos deberán ser del tipo rosca chapa y de acero inoxidable para prevenir una futura corrosión.

Gárgola de evacuación

La gárgola de evacuación se conforma a partir de un codo de chapa galvanizada, cuyas dimensiones vienen determinadas por las características del emplazamiento donde se dispongan.

## 411b.5.-	ejecución de las obras

### 411b.5.1.-	Subestructura metálica auxiliar

Uniones

Los tipos de uniones pueden ser:

  - De fuerza: Las que tienen por misión transmitir, entre perfiles o piezas de la estructura, un esfuerzo calculado.

Dentro de este tipo se incluyen los empalmes, que son las uniones de perfiles o chapas en prolongación.

  - De atado: Cuya misión es solamente mantener en posición perfiles de una pieza, y no transmitir un esfuerzo calculado.

El punteo de perfiles a soldar y de chapas dorsales para soldaduras por una sola cara, se realizará de forma que los puntos siempre queden embebidos en la soldadura a realizar, y estos tendrán una longitud mínima de 30 mm.

1.- Uniones atornilladas

Los agujeros para tornillos se ejecutarán con taladro. Queda prohibida su ejecución mediante soplete, arco eléctrico o punzonado.

Cuando haya que rectificar la coincidencia de agujeros taladrados, la operación se realizará mediante escariado mecánico. Queda terminantemente prohibido el uso de la broca pasante para agrandar o rectificar los agujeros.

Siempre que sea posible, se taladrarán de una sola vez los agujeros que atraviesen dos o más piezas, después de armadas, engrapándolas o atornillándolas fuertemente. Después de taladradas, las piezas se repasarán para eliminar las rebabas.

2.- Uniones soldadas

La soldadura eléctrica al arco será el medio de unión de los diferentes perfiles y chapas que formen los elementos estructurales metálicos, así como de los elementos provisionales de fijación de los mismos. La utilización de otros procedimientos de soldadura será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra.

Serán de aplicación en todo lo relativo a las soldaduras, la Norma EAE así como las Normas UNE referentes a esta técnica

Se tomarán las precauciones necesarias para proteger los trabajos de soldeo contra el viento, el frío y la lluvia, mediante cobertizo, etc. Cuando la temperatura ambiente no supere los 0ºC, se suspenderán los trabajos de soldadura.

La Dirección de Obra decidirá, en función de las condiciones de transporte de las piezas, de la seguridad de la obra y de la adecuación al programa de la misma, las soldaduras que deben realizarse en taller y las que deben realizarse en obra. El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna por los perjuicios económicos que esta decisión pueda causarle, en sus relaciones con posibles Subcontratistas de la estructura metálica.

Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando cuidadosamente toda la cascarilla, herrumbre o suciedad y muy especialmente la grasa y la pintura.

Los cordones se depositarán sin provocar mordeduras.

Después de ejecutar cada cordón, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su superficie con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo rastro de escoria. Esta limpieza se realizará también en los cordones finales.

Para facilitar la limpieza del depósito de los cordones siguientes se procurará que la superficie de todo cordón sea lo más regular posible y que no forme ángulos demasiado agudos con los anteriores depositados ni con los bordes de las piezas.

La proyección de gotas de soldadura se evitará cuidadosamente.

La superficie de la soldadura será regular. El espesor del cordón deberá ser tan uniforme como sea posible. Si es preciso, la soldadura se recargará o se esmerilará para que tenga el espesor debido, sin bombeo excesivo, ni falta de material y para que no presente discontinuidad o rebabas.

Se prohíbe todo enfriamiento anormal o excesivamente rápido de las soldaduras, siendo preceptivo tomar las precauciones precisas para evitarlo.

No se admitirán las soldaduras que presenten grietas, poros, inclusiones, faltas de penetración, picaduras, etc. La detección y calificación de estos defectos, ya sean visibles o localizables por exploración radiográfica, corresponde a la Dirección de Obra.

La Dirección de Obra podrá ordenar el levantamiento de las soldaduras que crea conveniente, bien por su aspecto exterior o por ser su calificación del ensayo inaceptable, para que se ejecuten nuevamente.

El levantado se realizará cuidadosamente por cualquiera de los procedimientos sancionados por la práctica: cincelado con gubia de forma apropiada para evitar el recalado, por esmerilado, etc.

Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración completa.

Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre, o primer cordón de la cara posterior.

Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, se realizará la soldadura con chapa dorsal u otro dispositivo para conseguir penetración completa.

Para unir dos piezas de distinta sección, la de mayor sección se adelgazará en la zona de contacto, con pendientes no superiores al 25 por cien para obtener una transición suave de la sección.

El máximo sobreespesor de la soldadura no será del diez por ciento del espesor de la pieza más delgada, con el fin de evitar el efecto de entalladura.

En las soldaduras en ángulo, los espesores de garganta y longitudes de cordón serán los indicados en los planos, y en su defecto, los ordenados por la Dirección de Obra.

Se prohíben expresamente las soldaduras en tapón y ranura.

Los elementos provisionales de fijación que para el armado o el montaje se suelden a las barras de la estructura, se desprenderán cuidadosamente con soplete sin dañar a las barras. Se prohíbe desprenderlos a golpes.

Los restos de soldadura de las fijaciones se eliminarán con piedra de esmeril, fresa, lima u otros procedimientos.

En las soldaduras realizadas en taller el depósito de los cordones se efectuará siempre que sea posible, en posición horizontal. El taller contará con dispositivos para voltear las piezas y colocarlas en la posición más conveniente para la ejecución de las soldaduras, sin que se produzcan solicitaciones excesivas que puedan dañar la resistencia de los cordones depositados.

Respecto al orden de ejecución de cordones y soldaduras en el soldeo manual, se seguirán las prescripciones de la EAE

Las uniones soldadas podrán ejecutarse mediante los siguientes procedimientos:

- Soldeo eléctrico, manual, por arco descubierto, con electrodo fusible revestido.

- Soldeo eléctrico, automático, por arco sumergido, con alambre-electrodo fusible desnudo.

- Soldeo eléctrico, semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa, con alambre-electrodo fusible.

Las soldaduras automática y semiautomática se emplearán en fabricación, utilizándose la soldadura manual en las partes que éstas sean impracticables.

En obra se utilizará preferentemente soldadura manual.

Con carácter general se prohíbe el uso del arco protegido en atmósfera de gas protector para las soldaduras de obra.

Se definirán detalladamente en los correspondientes Procedimientos de soldadura las técnicas operativas que serán empleadas en las diversas uniones soldadas a realizar.

Los soldadores estarán provistos de piquetas manuales, cepillos y esmeriladoras, bien ellos o sus ayudantes. Con estas herramientas se limpiará la escoria y todo defecto que se aprecie: porosidad, fisuración, proyecciones, irregularidades y zonas deficientes de penetración.

Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración completa, salvo que se indique específicamente en los planos lo contrario.

Todas las soldaduras manuales en taller o montaje serán efectuadas mediante el procedimiento de pasadas múltiples.

Antes de la iniciación de las juntas soldadas, las piezas se colocarán y alinearán dentro de las tolerancias prescritas en las especificaciones y normas aplicables.

La preparación de los bordes para soldar se realiza de acuerdo con lo indicado en los planos y bajo la supervisión del Control de Calidad de Taller y de la Dirección de Obra.

El borde resultante de cualquier tipo de preparación será uniforme y liso y estará exento de cualquier tipo de oxidación. Cuando el procedimiento base utilizado no produzca estos resultados, se repasará con piedra de esmeril hasta conseguirlo. Se considera admisible una ligera coloración azulada producida por el oxicorte.

Para el ajuste de los bordes a soldar se podrán emplear elementos auxiliares punteados en las piezas, así como puntos de soldadura sobre los bordes. En este caso estos puntos serán realizados por un soldador cualificado a fin de poder ser eliminados o incluidos como parte de la soldadura.

Los elementos auxiliares de ajustes serán punteados a las piezas solamente por una de sus caras, con el objeto de poder ser retirados sin que se produzcan mordeduras.

Los restos habrán de ser cuidadosamente eliminados.

Se evitará cuidadosamente que el sistema de ajuste utilizado pueda producir fuertes restricciones de movimiento durante la ejecución de la soldadura.

El arco de los electrodos se iniciará fuera del empalme y de la estructura, sobre chapas de prueba y se mantendrá lo más corto posible.

No se permite controlar las distorsiones durante la soldadura con martilleo, salvo en los casos en que esté autorizado por la supervisión y bajo vigilancia.

El espesor mínimo de garganta de los cordones de soldadura de ángulo será de 3 mm. El espesor máximo será igual a 0,7 veces el menor de los espesores de las dos chapas o perfiles unidos por el cordón.

Como norma general, cuando no se especifique otra cosa en los planos de proyecto, en los cordones en ángulo que unan chapas o perfiles, tendrán una altura de garganta resultante del producto 0,7 x e, siendo "e" el menor espesor de las piezas a unir.

Siempre que sea factible, se pondrá la pieza en posición para soldadura plana bajo mano. Al montar y unir partes de una estructura o de piezas compuestas, el procedimiento y la secuencia de soldadura serán tales que se eviten las distorsiones innecesarias y se reduzcan al mínimo las tensiones residuales. Cuando sea imposible evitar altas tensiones residuales, como por ejemplo, en las soldaduras de cierre de un montaje rígido, se hará tal soldadura de cierre en elementos de compresión.

En la fabricación de piezas compuestas con refuerzos o en los nudos de unión reforzados, todas las piezas simples en contacto con el refuerzo deberán ser soldadas a la pieza de refuerzo a lo largo de todos los puntos en contacto con dicha pieza.

-	Soldaduras a tope:

Cuando el espesor de la piezas a unir sea igual o menor que 6 mm se permitirá la soldadura a tope por un lado sin necesidad de preparación de los bordes, siempre que se utilice un electrodo que asegure una penetración completa. La separación entre bordes en este caso, deberá ser inferior a la mitad del espesor de la pieza a soldar más delgada.

Cuando el espesor de las piezas a unir sea superior a 6 mm se deberán preparar los bordes para junta en V o en X, según sean o no accesibles ambos lados. En cualquiera de los dos casos, la separación entre bordes no será mayor de 3 mm.

En juntas en X, deberá realizarse por sistema un saneado de la raíz por procedimientos mecánicos o por arco-aire antes de iniciar la soldadura por el lado opuesto. En el caso de que se utilice el electrodo de grafito, deberá eliminarse con muela la capa carburada de color azul que se haya formado.

Cuando se especifique la necesidad de utilizar anillo o placa de respaldo, el material utilizado deberá ser de la misma naturaleza que el material de base y las variables de soldadura serán tales que aseguren una perfecta fusión de las tres piezas que intervienen en la unión.

En todos los casos de soldadura, se procederá a sanear la penetración por la segunda cara de la chapa antes de depositar los cordones correspondientes a esta cara. Se podrá sanear mediante burilado, arcogas o esmerilado, en el caso que se utilicen cualquiera de estos procedimientos, se realizará un acabado con esmeriladora.

Caso de que la segunda cara sea inaccesible, se autorizará a soldadura "penetración completa" utilizando un electrodo apropiado y siguiendo las instrucciones de los planos.

El acabado de las soldaduras presentará un aspecto uniforme, libre de mordeduras y solapes.

En ningún caso se acelerará el enfriamiento de las soldaduras con métodos artificiales.

No se realizarán trabajos de soldadura a la intemperie en condiciones atmosféricas desfavorables, tales como excesiva humedad, lluvia o viento. En tales circunstancias, se deberá proteger la zona de trabajo previamente a la iniciación de cualquier operación de soldadura.

Cuando se obtenga el resultado de los ensayos que se realicen, y se reciban instrucciones para realizar reparaciones de la soldadura, se procederá a sanear el defecto, y rellenar la zona saneada.

Finalizada la operación, se volverá a inspeccionar con el fin de determinar si esta reparación se ha efectuado correctamente.

En obra, cada unión será inspeccionada antes de iniciarse la soldadura en cuanto a limpieza, cumpliendo la tolerancia de ajuste, preparación de bordes y restricciones mecánicas.

Quedan terminantemente prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura.

El Contratista mantendrá los electrodos en paquetes a prueba de humedad situándolos en un local cerrado y seco y a una temperatura tal que se eviten condensaciones.

Deberá disponer de hornos para el mantenimiento de electrodos en los cuales serán introducidos éstos en el momento en que los paquetes sean abiertos para su utilización. En aquellos casos en que las envolturas exteriores de los paquetes hayan sufrido daños, el Inspector de Control adscrito a la Dirección de Obra decidirá si los electrodos deben ser rechazados, desecados o introducidos directamente en los hornos de mantenimiento. Habrá de tenerse en cuenta a tal efecto que la misión exclusiva de los hornos de mantenimiento será tener en buenas condiciones de utilización aquellos electrodos que inicialmente lo estén y que por haber perdido su aislamiento de la atmósfera lo requieran.

Los electrodos recubiertos de tipo básico, cuyos embalajes no presenten una estanqueidad garantizada y se decida desecarlos, lo sean durante 2 horas, como mínimo, a una temperatura entre 200 y 250ºC. Estos valores podrán modificarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El fundente y las varillas para soldar se almacenarán en locales cerrados con el fin de evitar los excesos de humedad. El fundente se secará (antes de su utilización) durante dos horas como mínimo a una temperatura entre 175 y 225ºC, o tal como indique el fabricante.

El fundente que haya estado a temperatura ambiente durante más de dos horas no se utilizará a menos que sea secado de acuerdo con lo descrito en el párrafo anterior. El fundente seco puede mantenerse en una estufa a una temperatura no inferior a 50 ºC hasta su utilización. Bajo ninguna circunstancia se permitirá el reciclaje de la escoria del fundente.

Con independencia de los hornos que pudiera disponer en el almacén, el Contratista situará hornos de mantenimiento en las proximidades de las zonas de trabajo de los soldadores. El soldador dispondrá de estufa portaelectrodos la cual colocará los electrodos que vaya retirando en pequeñas cantidades del horno de mantenimiento más cercano. Estos electrodos deberán ser utilizados en un plazo inferior a una hora.

Los Inspectores de Control de la Dirección de Obra podrán ordenar la retirada o destrucción de cualquier electrodo que a pesar de las precauciones tomadas por el Contratista haya resultado contaminado en su opinión.

-	Deformaciones y tensiones residuales:

Para conseguir una soldadura con coacciones mínimas, y reducir tensiones residuales y deformaciones al mínimo posible, se operará de acuerdo con las siguientes prescripciones:

El volumen de metal depositado tendrá en todo momento la máxima simetría posible.

Las piezas a soldar se dispondrán de modo que puedan seguir los movimientos producidos en el soldeo con la máxima libertad posible.

El soldador tendrá en todo momento acceso fácil y posición óptima de trabajo, para asegurar el depósito limpio y perfecto del material de aportación.

La disposición de las piezas y el orden de los cordones será tal que se reduzca al mínimo la acumulación de calor en zonas locales.

Los cordones de soldadura continuos se soldarán con la técnica de “paso de peregrino”.

Condiciones especiales para la ejecución en obra

No se cebará el arco eléctrico sobre las estructuras fuera de la zona a soldar.

Las zonas sobre las que se vayan a realizar uniones atornilladas o soldadas, deberán limpiarse perfectamente de suciedad, grasa, óxido y pintura hasta 50 mm. más allá de la superficie a ocupar por la unión en las uniones soldadas, y justo la superficie a ocupar por los cubrejuntas en las uniones atornilladas. El grado de limpieza debe ser el ST-3 ó Sa 2 ½ de la norma SIS 05 59 00.

Los agujeros para uniones atornilladas se realizarán con taladro.

Queda prohibido hacer los agujeros por oxicorte o punzonado, así como utilizar broca pasante para conseguir la coincidencia de agujeros en la unión.

Todas las soldaduras de obra se realizarán con electrodo básico, con diámetro mínimo de 3,25 mm, extremando los cuidados que el manejo de estos electrodos requieren.

Queda prohibido el soldeo en obra bajo atmósfera protectora.

No se soldará con temperatura ambiente inferior a +5ºC, salvo que se precaliente la zona a soldar a +100ºC verificándolo con tizas termométricas.

Los procedimientos de soldeo en obra se homologarán según UNE-EN 288.

Los soldadores de obra deben estar homologados según UNE-EN 287 antes de empezar a soldar.

Los trabajos de montaje deben ser realizados bajo control de calidad ejecutado por una Empresa Autorizada y previamente aprobada por la Dirección de Obra y dependiente de esta, ajena al Contratista.

El Control de Calidad se realizará de acuerdo con un Programa de Puntos de Inspección (P.P.I.) aprobado por la Dirección de Obra, en el que se recogerán las Especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la Obra, y las indicaciones de la Dirección de Obra.

Montaje

El montaje incluirá la colocación y fijación de los elementos metálicos de la estructura indicados.

Como primera operación, se replanteará sobre los montantes del bastidor del revestimiento la posición del canalón, comprobando que en todo el paramento queda por debajo de los mechinales colocados.

Los elementos añadidos por el Contratista por conveniencia propia serán retirados por él mismo sin que queden huellas de ellos.

Será deber del Contratista preocuparse por la perfecta colocación de aquellos elementos que, no correspondiéndole su ejecución, estén directamente relacionados con el montaje de la estructura, tales como pernos de anclaje, etc.

El Contratista será responsable de la colocación adecuada y alineación de todos los elementos de la estructura dentro de las tolerancias prescritas.

Los detalles correspondientes a soldaduras de elementos temporales que se deban instalar sobre la estructura, estarán de acuerdo con lo especificado en este Pliego y serán sometidos a la correspondiente aprobación de la Dirección de Obra.

Se procurará ejecutar las uniones de montaje de forma tal que todos sus elementos sean accesibles a una inspección posterior. En los casos en que sea forzoso que queden algunos ocultos, no podrá procederse a la colocación de los elementos que los cubren hasta que no se hayan inspeccionado cuidadosamente los primeros.

### 411b.5.2-	Canalón

La fabricación del canalón se ejecutará en continuo sin juntas ni soldaduras para asegurar la estanqueidad completa del canalón.

El soporte del canalón se realizará mediante pletinas angulares dispuestas cada 50 cm de distancia y fijadas al perfil omega longitudinal mediante uniones atornilladas.

En lo referente a las uniones atornilladas se seguirán las prescripciones establecidas en el apartado 411b.5.1.

Tras la instalación completa del canalón se comprobará bajo la supervisión del Director de las Obras que la vertical trazada desde la boca exterior de los mechinales entra dentro del canalón. Igualmente, se verificará la estanqueidad del canalón vertiendo agua desde los puntos altos de su directriz. De esta manera, se garantiza que el agua de filtración evacuada por los mechinales es recogida correctamente por el canalón.

### 411b.5.3-	Gárgola de evacuación

La gárgola de evacuación se fija a la solera del canalón mediante unión soldada. En lo referente a la ejecución de las soldaduras se seguirán las prescripciones establecidas en el apartado 411b.5.1.

Tras la instalación de las gárgolas de evacuación se comprobará bajo la supervisión del Director de las Obras la estanqueidad de la unión, vertiendo agua desde los puntos altos de la directriz del canalón.

## 411b.6.-	Medición y abono

La medición y abono de la unidad de instalación del canalón se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metros (m) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Longitud de canalón realmente instalada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. Dichas pruebas no serán de abono independiente. |
| Criterios complementarios | El precio incluye el suministro y colocación del perfil omega de soporte del canalón, los ganchos de sujeción en la separación establecida y los elementos de unión necesarios para que el conjunto completo quede fijado correctamente al bastidor del revestimiento. |

La medición y abono de la unidad de ejecución de la gárgola de evacuación se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Unidad (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras. |
| Forma de medición | Unidades de gárgola de evacuación realmente instaladas en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. Dichas pruebas no serán de abono independiente. |
| Criterios complementarios | El precio incluye los elementos auxiliares necesarios para su correcta fijación |

# Artículo 411c.- Apertura y colocación de mechinales

## 411c.1.-	Definición

Este artículo es de aplicación a las unidades de obras consistentes en la ejecución de aperturas en los espacios entre pilotes, donde irán alojados los mechinales de tubo de PVC. De esta forma, se facilita la salida controlada del agua de filtración a través de estos elementos.

## 411c.2.-	Aplicación

Las condiciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UAmE01DWM040 | m3 | Apertura de mechinales menores de 0,25 m2, en muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a acopio de obra. |
| UAm30MECH01 | ud | Colocación de mechinales de tubos de PVC de diámetro 50 mm en aperturas no incluidas. |

## 411c.3.-	Descripción de los trabajos

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Replanteo de los puntos de perforación en la pantalla de pilotes

- Ejecución de taladros

- Limpieza del orificio tras la perforación.

- Colocación de tubos de PVC en las aperturas ejecutadas.

- Sellado de la boca y de la holgura entre hormigón y tubo dren.

## 411c.4.-	Materiales

Tubos de PVC

El material básico para la fabricación de los tubos de P.V.C. será resina de policloruro de vinilo técnicamente pura, es decir con menos del 1% de sustancias extrañas.

Al material básico no se le podrá añadir ninguna sustancia plastificante.

Se podrá incluir otros ingredientes o aditivos en una proporción tal que, en su conjunto, no supere el cuatro por ciento (4%) del material que constituye la pared del tubo acabado. Estos ingredientes o aditivos pueden ser lubrificantes, estabilizadores, modificadores de las propiedades finales del producto y colorantes.

El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de policloruro de vinilo de forma que pueda garantizar el cumplimiento de las características a corto plazo y a largo plazo (50 años) que se exigen en este pliego. En especial tendrá en cuenta las siguientes características de la resina:

- Peso específico aparente.

- Granulometría.

- Porosidad el grano.

- Índice de viscosidad.

- Colabilidad.

- Color.

- Contenido máximo de monómero libre.

- Humedad.

Estas características se determinarán de acuerdo con las normas UNE correspondientes o, en su defecto, con las normas ISO, tal y como se especifica en el apartado 423.7.

| Características | Valores |
| --- | --- |
| Densidad | 1,35 a 1,46 (Kg/dm3) |
| Coeficiente de dilatación térmica | (60 a 80)· |
| Temperatura de reblandecimiento VICAT mínima | 79 ºC |
| Módulo de elasticidad lineal a 20ºC, mínimo | 28.000 kp/cm2 |
| Resistencia a tracción simple mínima | 500 kp/cm2 |
| Alargamiento en la rotura a tracción | 80 % |
| Absorción de agua, máxima | 40 g/m2 |
| Opacidad máxima | 0,2 % |

Resina acuareactiva

Resina de poliuretano acuareactiva rígida, monocomponente, hidrófoba de baja viscosidad. Especialmente diseñada para cortar filtraciones de agua. Reacciona únicamente en contacto con el agua expandiéndose y endureciendo hasta formar una espuma de poliuretano resistente que generalmente no se ve afectada por entornos corrosivos y permanece estable sin contraerse. Se utilizara para el sellado de la holgura existente entre el hormigón y los tubos de PVC colocados en la apertura de los mechinales.

Las resinas de poliuretano presentarán las siguientes características:

| Características | Valores |
| --- | --- |
| Densidad, 20ºC | 1.16 g/cm3 |
| Viscosidad, 23ºC | 320 mPa∙s |
| Color | Marrón |
| Temperatura de aplicación | +5ºC a 40ºC |
| Expansión de la espuma con una dosificación de acelerante del 10% | 25-30 |
| Poder plastificante | Elevado |

## 411c.5.-	Ejecución de las obras

Se comenzara por el replanteo de los puntos de perforación. Para su disposición se tendrán presente las siguientes premisas:

- Se colocarán a tresbolillo, según lo indicado en planos. En aquellas zonas en las que la altura del paramento de la pantalla sea inferior a tres (3) metros se dispondrá un (1) mechinal en cada espacio entre pilotes.

- Se comprobará que se sitúan por encima de la directriz del canalón.

- Se ejecutará con una pendiente longitudinal mínima de 2 %.

- Debe existir, como mínimo, un mechinal por cada 4 m2de muro.

- Se comprobará a pie de obra que no pasa ninguna instalación oculta, o en caso contrario, que se haya desconectado.

La ejecución de los taladros será realizada por operarios especializados en el manejo de equipos perforadores, considerando un diámetro de perforación superior al diámetro del tubo de PVC, correspondiente a cincuenta (50) mm. Además, la profundidad de la perforación abarcará una longitud de cuarenta (40) cm

El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por el Director de las Obras.

Durante la ejecución de toda la obra y en especial en esta fase se verificará que la apertura de los huecos a realizar no afecta a la estabilidad del paramento en el que se ejecutan.

Una vez finalizada la perforación, se procederá a limpiarla de residuos, eliminando cualquier obstáculo que pueda dificultar la entrada del tubo drenante.

La longitud del tubo de PVC a colocar será la necesaria para que la boquilla exterior se sitúe en la posición definida en los planos del proyecto, para garantizar que el agua vierta sobre el canalón.

Como operación previa a la colocación del tubo de PVC, se instalará un encofrado de madera, fijado con tornillos sobre el intradós de la pantalla. Se le practicará un rebaje en su parte alta, destinado a dar salida al aire desplazado por el avance del material de relleno y dispondrá de un hueco circular, del mismo diámetro del tubo pasante. Además estará provisto de un resalte circular, de modo que al desencofrar, el material de relleno presente un rebaje de 4x2 cm.

Posteriormente se realizara el sellado de la holgura existente entre el tubo de PVC y el diámetro de perforación mediante la inyección por gravedad de la resina de poliuretano, colocando un encofrado en el extremo para evitar la salida de la misma.

La boca de los drenes se sellará con un material de fraguado rápido hasta una profundidad de, como mínimo, veinticinco (25) cm. Una vez finalizada la instalación, se comprobará que no sale agua por el espacio comprendido entre tubo y taladro.

## 411c.6.-	Recepción

Se medirá y comprobará que el diámetro y longitud de la perforación es la acordada en los planos de proyecto, encontrándose dentro de las tolerancias admisibles. Además se verificará limpieza de las perforaciones, que deberán encontrarse exentas de polvo o cualquier partícula extraña, para garantizar la correcta ejecución de las operaciones posteriores.

Paralelamente para la recepción del producto tendrán carácter obligatorio las pruebas de recepción siguientes:

- Examen visual del aspecto exterior de los tubos y accesorios.

- Comprobación de dimensiones y espesores de los tubos y accesorios

- Comprobación de las perforaciones y estado del sellado, garantizando la total estanqueidad en la perforación.

- Pruebas de resistencia (impacto y tracción) a corto y largo plazo.

## 411c.7.-	Control de calidad

El control de calidad de la perforación se ajustará a las siguientes actuaciones:

| Características | Método de ensayo de observación | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Limpieza | Examen visual | Inmediatamente antes y después de ejecución. |
| Diámetro de perforación | Examen visual y medición con flexómetros. | Tras la ejecución. |
| Longitud de perforación |  | Tras la ejecución |

Los tubos de PVC utilizados como material para la ejecución de los tubos drenantes deberán cumplir las siguientes características a corto plazo:

| TUBOS DE PVC. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DEL TUBO A CORTO PLAZO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Características | Valores | Método de ensayo | Observaciones |
| Densidad | 1,35 a 1,46 (Kg./dm3) | UNE 53020/73 método A | De la pared del tubo |
| Coeficiente de dilatación térmica | (60 a 80)· | UNE 53126/79 UNE 53126/79 | En probeta obtenida del tubo |
| Temperatura de reblandecimiento VICAT mínima | 79 ºC | UNE 53118/78 | Bajo peso de 5 kg |
| Módulo de elasticidad lineal a 20ºC, mínimo | 28.000 kp/cm2 | Del diagrama tensión - deformación del ensayo a tracción. | Módulo tangente inicial |
| Resistencia a tracción simple mínima | 500 kp/cm2 | UNE 53112/81 | Se tomará el menor de las 5 probetas |
| Alargamiento en la rotura a tracción | 80 % | UNE 53112/81 | Se tomará el menor de las 5 probetas |
| Absorción de agua, máxima | 40 g/m2 | UNE 53112/81 | En prueba a presión hidráulica interior |
| Opacidad máxima | 0,2 % | UNE 53039/55 |  |

## 411c.8.-	Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Longitud de perforación insuficiente | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. Se reperforará hasta alcanzar la longitud especificada |
| Diámetro de perforación no acorde a las dimensiones en planos. | No se aceptará, se corregirá y los gastos irán por cuenta del contratista. |
| Longitud de tubo insuficiente al no garantizar su posición adecuada sobre el canalón | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. |
| Fallos por movimientos diferenciales en los muros u otros elementos de la estructura, como consecuencia de las perforaciones realizadas | No se aceptará. Se realizarán ensayos para detectar el origen de la patología y proponer las soluciones más óptimas, que garantices la estabilidad original de los distintos elementos. Se abonará el 90% del precio asociado a la unidad en el Cuadro de precios nº1. |
| Sellado insuficiente | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. |
| Rotura de la tubería | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. |

## 411c.9.-	Medición y abono

La medición y abono de la unidad de apertura de mechinales se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metro cúbico (m3) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de precios para la unidad de aplicación. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El transporte a vertedero no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente El canon o coste de gestión de residuos en la planta de tratamiento no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente. El precio tampoco incluye los costes de clasificación de residuos a pie de obra, que son igualmente objeto de medición y abono independiente. |

La medición y abono de la unidad de colocación de mechinales se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Unidades (ud) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras |
| Forma de medición | Unidades de tubos de PVC realmente instalados en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | La ejecución de los taladros donde se alojan los mechinales no está incluida en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente. |

Capítulo 2.- Impermeabilización de la Estructura

# Artículo 421.- Impermeabilización del tablero

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 690 del PG-3 y la EHE 08.

## 421.1.-	Definición

Se define como sistema de impermeabilización al conjunto de elementos dispuestos sobre el paramento superior de una estructura para evitar que el agua de lluvia y otras sustancias penetren por el tablero de una obra de fábrica o en general de cualquier construcción.

El objetivo de estos sistemas es impedir permanentemente que las aguas de lluvias que caigan sobre el tablero del puente penetren en el hormigón de la estructura. En este artículo se rigen las prescripciones a seguir en la actuación para la impermeabilización de la estructura.

## 421.2.-	Aplicación

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UN0020111 | m2 | Impermeabilización del tablero mediante lámina asfáltica de betún elastómero SBS, autoprotegida con gránulos cerámicos, de 6 kg/m2 de densidad, incluso operaciones y productos de fijación al hormigón según pliego, solapes y pruebas de estanqueidad. Totalmente terminada. |

## 421.3.-	Descripción De Los Trabajos

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes.

- Limpieza y preparación del tablero tras el fresado del firme (hasta descubrir el tablero).

- Impregnación con emulsión asfáltica sobre el tablero.

- Colocación de lámina LBM SBS 6 kg/m2 reforzada con una armadura de poliéster no tejido de 180 g/m2, con film termofusible en su cara inferior y autoprotegida con gránulos cerámicos en su cara superior.

- Realización de pruebas de estanqueidad

Las operaciones derivadas del traslado a vertedero autorizado de residuos de demolición de construcción y los residuos de productos utilizados no se especifican en este artículo porque se tratan en artículo de pliego específico para ello. Sólo estarán repercutidas a la unidad su acopio en las zonas habilitadas en obra para almacenaje de residuos.

## 421.4.-	Materiales

Todos los materiales utilizados en la impermeabilización del tablero cumplirán con lo especificado en las Instrucciones y Normas vigentes que les sean de aplicación así como en los artículos correspondientes del presente pliego. Para garantizar la estanqueidad del tablero, se impermeabilizará mediante una solución monocapa de lámina bituminosa sobre imprimación asfáltica, para conseguir una mayor compacidad, regularidad e impermeabilización.

Asimismo los aplicadores del sistema deben estar en posesión del debido certificado de aplicador autorizado del sistema.

Los materiales que componen cada una de estas capas de impermeabilización, cumplirán con las siguientes prestaciones:

Imprimación

Se utilizará una imprimación bituminosa en base disolvente y secado rápido, tipo SIPLAST PRIMER DE ICOPAL o similar, a razón de 350g/m2, para mejorar la adherencia de las láminas bituminosas con el soporte. Las características técnicas del producto deberán ser, como mínimo:

| DATOS TÉCNICOS | VALOR | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| Densidad relativa a 25ºC | 0,92± 0.02 | g/cm3 |
| Tiempo de secado a 23ºC | 2 | horas |
| Resistencia al arrancamiento | 0,4 | Mpa |

Lámina superior LBM (SBS) 60/G-FP

Lámina monocapa, de betún elastómero SBS de 6 kg/m2 de masa, con armadura sobre elevada en la sección superior de la lámina para dotarla de mayor resistencia superficial, en poliéster no tejido de 180 g/m2. Deberá presentar resistencia al arrancamiento de 0,5 Mpa. Acabada con gránulos cerámicos de alta resistencia, en color blanco y comprimidos en su cara exterior, tipo PARAFOR PONTS de ICOPAL o similar, totalmente adherida al soporte. Protección pesada mediante capa de rodadura de aglomerado bituminoso con un espesor mínimo de 8 cm. Los remates, entregas, juntas de dilatación, sumideros, limahoyas y esquinas se resolverán mediante imprimación bituminosa, escuadras de refuerzo e impermeabilización vertical.

Deberá formarse una cubierta plana no transitable, de pendiente >1%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes elementos: una imprimación bituminosa SIPLAST PRIMER de SIPLAST o similar, a razón de 350 g/m2/ FORDECK de SIPLAST y una lámina de betún elastómero SBS con armadura de poliéster de 180 g/m2, de 6,0 kg/m2, resistencia al arrancamiento de 0,5 Mpa, acabada con gránulos cerámicos añadidos durante el proceso de vertido del betún de color blanco en su cara exterior, PARAFOR PONTS de SIPLAST o similar, totalmente adherida al soporte, y con una protección pesada mediante capa de rodadura de aglomerado bituminoso con un espesor mínimo de 7 cm (con SIPLAST PREMIER o similar), 6cm (con FORDECK o similar). Los remates, entregas, juntas de dilatación, sumideros, limahoyas y esquinas se resolverán mediante imprimación bituminosa, escuadras de refuerzo e impermeabilización vertical. Todo ello según sistema PARAFOR PONTS de SIPLAST-ICOPAL según Avis Technique nº F AT ET 02-09, o similar. HAY QUE CONFIRMAR!!

El material deberá disponer de excelente resistencia al punzonamiento y gran adherencia al desgarro así como buena estabilidad dimensional.

En el caso de impermeabilización de tableros, los gránulos cerámicos de la lámina impermeabilizante deberán haberse añadido durante el proceso de vertido del betún, de forma que la lámina sea más resistente a la acción mecánica del vertido de aglomerado sobre ella. En ningún caso se aceptarán gránulos cerámicos de pizarra o de cualquier otro tipo que no se hayan vertido durante dicho proceso.

El producto deberá presentar, como mínimo, las siguientes características técnicas:

| DATOS TÉCNICOS | VALOR | UNIDAD | NORMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Comportamiento frente a un fuego externo | Broof(t1) | - | UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5 |
| Reacción al fuego | E | - | UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1 |
| Estanquidad al agua | Pasa | - | UNE-EN 1928 |
| Resistencia a la tracción longitudinal | 1000 ± 250 | N/5cm | UNE-EN 12311-1 |
| Resistencia a la tracción transversal | 750 ± 250 | N/5cm | UNE-EN 12311-1 |
| Elongación a la rotura longitudinal | 45 ±15 | % | UNE-EN 12311-1 |
| Elongación a la rotura transversal | 45 ±15 | % | UNE-EN 12311-1 |
| Resistencia a la penetración de raíces | No Pasa | - | UNE-EN 13948 |
| Resistencia a la carga estática | >20 | kg | UNE-EN 12730 |
| Resistencia al impacto | >1500 | mm | UNE-EN 12691 |
| Resistencia al desgarro longitudinal | 350 ±50 | N | UNE-EN 12310-1 |
| Resistencia al desgarro transversal | 350 ±50 | N | UNE-EN 12310-1 |
| Resistencia de juntas: pelado de juntas | PND | - | UNE-EN 12316-1 |
| Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura | 750 ± 250 | - | UNE-EN 12317-1 |
| Flexibilidad a bajas temperaturas | < -10 | ºC | UNE-EN 1109 |
| Factor de resistencia a la humedad | 20.000 | - | UNE-EN 1931 |
| Sustancias peligrosas | PND | - | - |
| Durabilidad flexibilidad | -5 ± 5 | ºC | UNE-EN 1109 |
| Durabilidad fluencia | 100 ±10 | ºC | UN-EN 1110 |

Además, la lámina deberá cumplir los siguientes requisitos de plegabilidad, pureza del betún, naturaleza del árico y sobreelevación de armadura (pendiente ICOPAL)

## 421.5.-	Ejecución

Para garantizar la estanqueidad del tablero, se impermeabilizará mediante una solución monocapa de lámina bituminosa SBS de 6kg/m2 de densidad, con autoprotección mineral en superficie, sobre imprimación asfáltica, para conseguir una mayor compacidad, regularidad e impermeabilización.

Primeramente, se realizará una correcta limpieza del soporte, garantizando que no queden residuos, áridos u otros elementos que impliquen falta de cohesión en el soporte. Asimismo, es fundamental que el soporte se encuentre seco.

A continuación se aplicará la imprimación del soporte aplicando una imprimación bituminosa elastomérica en frío, sin diluir, mediante brocha, rodillo o cepillo de pintor.

Para garantizar una adherencia de la lámina superior a los 0,4 Mpa como se requiere en las normas, es imprescindible que el soporte este limpio y seco, libre de cualquier sustancia y que se aplique la imprimación en frío SIPLAST PRIMER o similar a razón de 0,350 l/m2 sobre soporte de hormigón y de 0,1 l/m2 sobre soporte metálico. Además se requiere que el hormigón tenga un mínimo de 2 semanas.

Sobre dicha imprimación, se dispondrá una lámina impermeabilizante de betún elastomérico SBS de 6 kg/m2. Esta última capa deberá tener un acabado mineral en la capa exterior y un film termofusible en la interior.

Antes de proceder a la extensión del aglomerado sobre la lámina de impermeabilización se barrerán los gránulos cerámicos que hayan podido quedar desprendidos durante el proceso de colocación de la lámina. Así se mejorará la adherencia del pavimento a la lámina.

El Contratista se asegurará de la total estanqueidad del tablero, para lo cual se realizará una prueba de estanqueidad que contará con la supervisión de la Dirección de Facultativa.

Condiciones de aplicación

La aplicación de la lámina está prohibida con temperatura ambiental inferior a 0ºC. Si la temperatura ambiental en el momento de la instalación está entre 1ºC y 5ºC se deberá asegurar que la temperatura del soporte sea de mínimo 2ºC.

La temperatura ambiental máxima autorizada para la instalación de la lámina es de 120 ºC (+/- 8).

Queda prohibida la aplicación bajo lluvia o nieve. Estos 2 factores no afectan directamente a la lámina, pero sí al soporte que pueda absorber agua. Esto posibilitaría que quedase agua retenida en el soporte, lo cual forzaría su evaporación y crearía hinchazones en la capa de aglomerado. Una vez instalada la lámina sobre toda la superficie a impermeabilizar no hay problema si se queda a la intemperie.

## 421.6.-	Recepción

La Dirección Facultativa o persona en quien ésta delegue verificará las siguientes especificaciones de la unidad de obra terminada:

- Prueba de estanqueidad: Se regará mediante tractor cuba o manguera a caudal constante un tramo durante un periodo de 10 minutos. En este supuesto, el tablero deberá manifestar un comportamiento estanco, no produciéndose filtraciones de agua por zonas indebidas.

## 421.7.-	Control de calidad

En el caso de que los materiales y productos dispongan de marcado CE según la directiva 89/106CEE, se comprobará su conformidad mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE son acordes a las especificaciones contempladas en el Informe Técnico de Reparación.

La Dirección Facultativa, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales y productos que se empleen en la reparación.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad incluirá:

- Un control documental

- En su caso, control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía adicional equivalente

- En su caso, un control experimental mediante la realización de ensayo definidos por las normas vigentes.

Lámina de impermeabilización (Marcado CE)

Se ha previsto en el presente Proyecto la realización de los siguientes ensayos, por cada diez mil (10.000 m2) de zona con las mismas características, o por zona si esta es menor.

| CARACTERÍSTICA | NORMA DE ENSAYO |
| --- | --- |
| Determinación de espesor y masa por unidad de superficie | UNE EN 1849-1 |
| Tracción y alargamiento en rotura | UNE EN 12311-1 |
| Comprobación de la plegabilidad a diferentes temperaturas | UNE EN 104281-1 |
| Resistencia al calor y pérdida por calentamiento | UNE EN 104281-6-4 |
| Estabilidad dimensional | UNE EN 104281-6-3 |
| Grado de absorción de agua | UNE EN 104281-6-7 |
| Punto de reblandecimiento | UNE EN 104281-6-11 |
| Dureza Shore-A | UNE EN 104281-1-3 |
| Resistencia al impacto | UNE EN ISO 868 |

Ensayos durante la ejecución

Se deberá controlar la correcta adherencia de la lámina sobre el soporte realizando un ensayo pull-off cada día de trabajo, debiendo obtenerse resultados superiores a 0,4 Mpa. En caso de que haya indicios de que la adherencia no está resultando adecuada, se intensificarán los ensayos pull-off a razón de un ensayo cada 10 metros lineales de tratamiento.

## 421.8.- Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Ausencia de certificados de garantía de producto | No se aceptará la Unidad de Obra. La empresa fabricadora aportará dichos certificados por escrito. |
| Ausencia de certificados de garantía de aplicación del producto | No se aceptará la Unidad de Obra. La empresa aplicadora aportará dicho certificado por escrito. |
| Filtraciones durante la prueba de estanqueidad | No se aceptará la Unidad de Obra. La empresa aplicadora aportará dicho certificado por escrito. |

## 421.9.- Medición y abono.

La medición y abono de la unidad de impermeabilización del tablero con lámina asfáltica se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metros (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Superficie de impermeabilización realmente instalada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye, además del suministro y colocación de la impermeabilización, la imprimación necesaria, mano de obra y materiales auxiliares para su completa instalación. |

# Artículo 421b.- Impermeabilización del tablero con poliurea

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 690 del PG-3 y la EHE 08.

## 421b.1.-	Definición

Se define como sistema de impermeabilización al conjunto de elementos dispuestos sobre el paramento superior de una estructura para evitar que el agua de lluvia y otras sustancias penetren por el tablero de una obra de fábrica o en general de cualquier construcción.

El objetivo de estos sistemas es impedir permanentemente que las aguas de lluvias que caigan sobre el tablero del puente penetren en el hormigón de la estructura. En este artículo se rigen las prescripciones a seguir en la actuación para la impermeabilización de la estructura con un sistema de poliurea.

## 421b.2.-	Aplicación

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UN03CU003 | m2 | Impermeabilización mediante membrana elástica de revestimiento e impermeabilización a base de poliureas modificadas sobre imprimación Epoxy, incluso regulación y limpieza del soporte, imprimación, espolvoreos de adherencia y protección, membrana y protección, completamente terminada, incluso medios y maquinaria auxiliares. |
| UN02CU003 | m2 | Impermeabilización mediante membrana elástica de revestimiento e impermeabilización a base de poliureas modificadas sobre imprimación Epoxy, incluso regulación y limpieza del soporte, imprimación, espolvoreos de adherencia y protección, membrana y protección frente a los rayos UV, completamente terminada, incluso medios y maquinaria auxiliares. |

## 421b.3.-	Descripción De Los Trabajos

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes.

- Limpieza y preparación del tablero tras el fresado del firme (hasta descubrir el tablero).

- Imprimación con resina epoxi bicomponente sobre el tablero.

- Espolvoreo sobre imprimación con arena silícea seca.

- Puente de unión poliuretánico

- Membrana proyectada de poliuretano, bicomponente.

- Aplicación de capa de adherencia para aglomerado asfáltico.

- Espolvoreo con arena silícea seca como última capa de protección y adherencia previa al riego y posterior ejecución del pavimento.

- Aplicación de pintura protectora de los rayos ultravioleta.

Tras la extensión de la capa de protección de arena silícea se procederá, sin apenas solución de continuidad, a la pavimentación del tablero. Se evitará la circulación de maquinaria de obra sobre el sistema de impermeabilización, distinta a la requerida para la pavimentación, para evitar dañarlo. Si es necesario el tránsito de un autobús ligero de línea, como se prevé en el proyecto, se procurará limitar su paso al número indispensable hasta que se pavimente el tablero.

La empresa aplicadora entregará a la Dirección Facultativa, con anterioridad al inicio de los trabajos, una especificación técnica de los productos y procedimientos a emplear en el sistema, incluyendo los certificados de calidad y marcado CE de los productos y documentos acreditativos de la aptitud de los operarios.

## 421b.4.-	Materiales

Todos los materiales utilizados en la impermeabilización del tablero cumplirán con lo especificado en las Instrucciones y Normas vigentes que les sean de aplicación así como en los artículos correspondientes del presente pliego.

421B.4.1.	Empresa fabricante

La empresa fabricante de los productos empleados en los trabajos descritos en la presente especificación, demostrará por escrito que su sistema de aseguramiento de la Calidad es conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-ISO 9001 (Modelo para el Aseguramiento de la Calidad en el Diseño, Desarrollo, Producción, Instalación y Servicio Post- venta). Además posee la certificación de Gestión Medioambiental UNE- EN –ISO -14.001.

En esta reparación se deberá ajustar todos los materiales a los requisitos de la norma europea EN 1504, la cual define los principios, productos y sistemas recomendados para la reparación de estructuras de hormigón.

421B.4.2.	Empresa aplicadora

La empresa aplicadora de los sistemas y productos especificados en la presente, debe de haber completado satisfactoriamente un programa de instrucción sobre su instalación/aplicación, conocer los métodos adecuados para la preparación del soporte y disponer de una autorización escrita del fabricante.

Por otra parte los operarios que intervengan en la reparación deberán disponer de carnet de aplicador homologado en sistemas de aplicación de impermeabilizaciones líquidas, vigente y expedida por una empresa externa al aplicador.

#### Inspección:

Antes de iniciar los trabajos descritos en esta especificación, se comprobará que las condiciones ambientales, de la obra y del soporte sean las adecuadas. Todas las deficiencias deberán ser comunicadas por escrito al Ingeniero Especificador y se enviará una copia al fabricante del producto a aplicar.

#### Preparación:

Todos los productos o sistemas descritos en este documento precisan de ciertas características y preparación del soporte para asegurar el funcionamiento previsto y serán realizadas siguiendo las instrucciones del fabricante de dichos productos.

#### Aplicación/ Instalación:

Todos los productos o sistemas descritos en la presente especificación, serán aplicados o instalados conforme a las instrucciones de la empresa fabricante y cumpliendo todas las normas vigentes.

#### Protección:

Se avisará a todo el personal ajeno a los trabajos especificados a continuación, que en las áreas tratadas no se hará ningún tipo de instalación u otros trabajos, así como el de prohibir el tránsito de personal ajeno a la obra que puedan dañar los sistemas o productos instalados o aplicados hasta que sean protegidos. Se protegerán y/o cubrirán, si fuese necesario, las superficies e instalaciones contiguas de posibles daños que puedan sufrir.

421B.4.3.	Materiales a emplear

El sistema de impermeabilización que se propone será Masterseal BRIDGE 2304 de BASF o similar, que consiste en la realización de un número determinado de capas que aportan diferentes propiedades, requeridas en un sistema de impermeabilización de máxima calidad y con resistencia adecuada al extendido asfáltico de rodadura de la carretera, el hormigón y los rayos ultravioleta.

Los materiales a emplear en la impermeabilización serán:

- Mastertop P 617 o similar, imprimación adherente al hormigón.

- El puente de unión entre la imprimación y la membrana, Mastertop P691 o similar.

- La membrana Masterseal M800 o similar. Esta membrana es de resina de poliuretano de alta reactividad y de máxima elasticidad y durabilidad, siendo proyectada con maquina de proyección especial sobre el soporte debidamente preparado e imprimado.

- En la capa de rodadura se emplearán Masterseal M 276 o similar,  Masterseal TC 258 o similar, Masterseal P 691 o similar y espolvoreo de árido silíceo.

- Se aplicará una pintura protectora de los rayos ultravioleta y la intemperie, tipo Masterseal TC 258, o similar.

Dispone de una amplia gama de imprimaciones para asegurar la perfecta adherencia sobre prácticamente todo tipo de soportes existentes en el tablero.

Las propiedades y datos técnicos de los componentes del sistema Masterseal BRIDGE 2304 o similar se describen a continuación:

#### 421B.4.3.1. IMPRIMACIONES

##### Imprimación sobre soportes absorbentes, tipo hormigón.

La principal imprimación que se usara será Mastertop P 617 de BASF o similar, específica para soportes como el hormigón, siendo necesario el granallado previo a la aplicación. Es una resina a base de resinas epoxi bicomponente incolora que actúa como promotora de la adherencia.

Las características técnicas de la imprimación deberán ser:

- Viscosidad reducida.

- Gran capacidad de penetración y sellado del soporte.

- Excelente adherencia.

- Exento de disolventes.

Los datos técnicos de la imprimación serán:

- Densidad (UNE-EN 2811-1): aprox. 1,0 g/cm3

- Viscosidad: 200-250 mPas

- Temperatura del soporte / producto / ambiente:  entre +10 ºC y +30 ºC

- Pot-life (+20 ºC): aprox. 30 minutos

- Transitable tras: aprox. 12 horas

- Tiempo de espera para la aplicación de posteriores recubrimientos poliméricos (+20 ºC):

- Morteros    :                                         - entre 30 y 60 min.

- Autonivelantes, multicapas, pinturas:  - entre 16 y 48 h

- Adherencia:  > 2,0 N/mm2 (rotura en el hormigón)

##### Imprimación sobre soportes no absorbentes y puente de unión (Chapas lacadas, pinturas epoxi, membrana, etc.)

La imprimación a emplearse en superficies no absorbentes como chapas lacadas, puente de unión epoxi y pinturas es Masterseal P 691, o similar, que es una resina a base de poliuretano monocomponente incolora que actúa como promotora de la adherencia.

|  |  | Datos técnicos: - Densidad: - Viscosidad: - Contenido en sólidos: - Temperatura del soporte/ambiental - Temperatura del material - Humedad relativa: - Recubrible/transitable tras: a + 23 ºC – 50% HR a + 10 ºC – 60% HR | - 1,03 g/cm3 - 110 mPas - 60% (en volumen) - mín. +10 ºC / máx. +30 ºC - mín. +15 ºC / máx. +25 ºC - mín. 40% / máx. 80% - mín. 1 h - máx. 24 h - mín. 2 h - máx. 36 h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### Imprimación sobre soportes metálicos en puntos singulares

La imprimación a emplearse sobre soportes metálicos debe ser Masterseal P 684, o similar, que es un material de baja viscosidad, monocomponente, con disolventes, pigmentado que actúa como promotora de adherencia.

|  |  | Datos técnicos: #### Densidad: - Contenido en sólidos: - Viscosidad (copa DIN 4 mm): - Repintable tras: a 10 ºC a 20 ºC a 30 ºC - Temperatura de aplicación (soporte y material): - Humedad relativa máxima permitida: | aprox. 0,9 g/cm3 25% 20s mín. 2 hrs. –máx. 4 hrs. mín. 1 hr. –máx. 2 hrs. mín. 1 hr. –máx. 2 hrs. de +8 ºC a +30 ºC mín. 40%-máx. 90% |
| --- | --- | --- | --- |

#### 421B.4.3.2. MEMBRANA IMPERMEABLE

La membrana Masterseal M 800 o similar es una resina de poliuretano altamente reactiva; forma una membrana impermeable al agua de muy elevada elasticidad y resistencia a la tracción, capaz de puentear fisuras incluso mayores a 2 mm (ensayado con –20 ºC). Este producto se proyecta mediante una máquina de proyección adecuada, que mezcla los dos componentes precalentados en boquilla. Debido a su alta reactividad, el material forma en cuestión de segundos una membrana firme, por lo que puede ser aplicado en superficies tanto horizontales como verticales o en techo. Masterseal M 800 o similar debe ser un producto libre de disolventes, cargas minerales o plastificantes.

Propiedades

- Revestimiento impermeable continuo, sin juntas.

- Gran elasticidad, elevada capacidad de recubrimiento de fisuras.

- Aplicable únicamente con máquina de proyección adecuada.

- Permite ser aplicado en superficies horizontales, verticales y en techos.

- Excelente resistencias mecánicas (tracción, abrasión, desgarro).

- Rápido endurecimiento.

- No reblandece a altas temperaturas.

- Mantiene su elasticidad a bajas temperaturas (-45 ºC).

- Permeable al vapor de agua.

- Resistente a raíces.

|  |  | Datos técnicos: #### Relación de mezcla - En peso: - En volumen: #### Densidad - Componente A: - Componente B: #### Viscosidad - Componente A: - Componente B: - Totalmente endurecido: - Recubrible tras /transitable tras a 10ºC a 20ºC a 30ºC - Temperatura de aplicación (soporte y material): - Humedad ambiental máxima: - Dureza Shore-A: - Resistencia a la tracción: - Elongación: - Resistencia al desgarro: | 100:73 100:70 1,06 g/cm3 1,1 g/cm3 2400 mPas 2500 mPas 2 días ( a 23ºC- 50% H.R.) 4 horas 4 horas 3 horas min. 10 ºC hasta max. 40 ºC 85 % 80 (después de 28 días) 10 N/mm2 400 % 22 N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |

#### 421B.4.3.3. CAPA DE PROTECCIÓN

En la zona de aglomerado asfáltico.

El material que se usará como capa de rodadura será Masterseal M 276 o similar, que es un recubrimiento elástico de poliuretano bicomponente resistente al tráfico ligero, aceites, grasas y carburantes. Posee elevada resistencia mecánica.

- Relación de la mezcla en peso: 5:1

- Densidad de la mezcla (a +20 ºC):1,45 g/cm3

- Viscosidad (+23 ºC):  2500 Mpas

- Pot-life (composición de 30 kg):

a +10 ºC:  40 min.

a +20 ºC:  30 min

a +30 ºC:  20 min

- Recubrible / tránsito peatonal tras:

a +10 ºC: mínimo 12 horas

a +20 ºC: mínimo 9 horas

a +30 ºC: mínimo 6 horas

- Totalmente endurecido:

a +10 ºC: aprox.8 horas

a +20 ºC: aprox.7 horas

a +30 ºC: aprox.5 horas

- Temperatura del soporte / ambiental: mínimo +8 / máximo +40 ºC

- Humedad relativa: máxima 80%

- Dureza Shore D: 50

- Resistencia a la tracción: 6 N/mm2

- Alargamiento: 65%

- EU Regulation 2004/42/EG (Decopaint Guideline): VOC - Categoría IIA – <500 g/l .

Sobre hormigón no expuesto a los rayos UV.

Se aplicará el mismo Masterseal P691 o similar, descrito anteriormente.

Resistente a los rayos UV

Las propiedades del material MasterSeal TC 258 o similar, serán:

- Acabado mate y elástico.

- Resistente a la intemperie y rayos UV.

- Excelente resistencia a la abrasión

- Alta resistencia química.

- Gran adherencia sobre hormigón y materiales de naturaleza epoxi y Poliuretano.

Los datos técnicos de la pintura serán:

- Densidad (+23 ºC): 1,3 g/cm3

- Contenido en sólidos (por volumen): 60%

- Viscosidad (+23 ºC): 1000 mPas

- Repintable tras. :mínimo 8 mínimo 5 mínimo 4

    - a +10 ºC: mínimo 8 horas,

    - a +20 ºC: mínimo 5 horas

    - a +30 ºC: mínimo 4 horas

- Tránsito peatonal tras:

    - a +10 ºC: aprox. 3

    - a +20 ºC: aprox. 2

    - a +30 ºC: aprox. 2

- Totalmente endurecido (23 ºC / 50% H.R.): 5 días

- Temperatura del soporte / ambiental: mínimo +10 / máximo +30ºC

- Humedad relativa permitida: mínimo 40/ máximo 90%

- Resistencia a la tracción (DIN 53504): 4,5 N/mm2

- Alargamiento (DIN 53504): 200%

- Resistencia al fuego (DIN 4102 Parte 1): Clase B2

#### 421B.4.3.4. ESPOLVOREO DE ÁRIDO SILÍCEO

El espolvoreo de árido silíceo se realiza como capa de adherencia del aglomerado asfáltico y capa de hormigón y como protector de la impermeabilización al paso de la extendedora de la capa de rodadura asfáltica de la carretera. Se empleará una arena silícea seca, humedad máxima 0,2% y granulometría entre 4 – 6 mm.

## 421b.5.-	Ejecución

El sistema de impermeabilización que se propone emplear deberá ser el “Masterseal BRIDGE 2304” de BASF” o similar, que consiste en la realización de un número determinado de capas que aportan diferentes propiedades y que soporte el extendido asfáltico de rodadura de la carretera. Los materiales a emplear en la impermeabilización serán: Mastertop P 617 o similar, imprimación adherente al hormigón, el puente de unión entre la imprimación y la membrana, Mastertop P 691 o similar y la membrana impermeable Masterseal M800 o similar. En la capa de protección de rodadura se emplearán: Masterseal M 276 o similar, Masterseal TC 258 o similar, Masteseal P691 o similar y espolvoreo de árido silíceo. En la capa de protección frente a los rayos ultravioleta se empleará la pintura protectora Masterseal TC 258 o similar.

La obra consiste en la impermeabilización de un tablero de un puente mediante elastómeros de poliuretano de alta reactividad, que previamente se ha fresado para eliminar el aglomerado asfaltico existente hasta llegar a un hormigón sano y uniforme. Posteriormente se ha de proteger esta impermeabilización mediante un sistema de protección resistente a la extendedora de asfalto, hormigón y rayos UV, para posteriormente aplicar el aglomerado asfáltico de rodadura de la carretera, el hormigón de las aceras o pretiles o dejarlo visto, respectivamente.

421B.5.1.	Trabajos previos

Se entiende como trabajos previos aquellos que hay que realizar antes de comenzar los trabajos de preparación de los soportes para la instalación del sistema “Masterseal BRIDGE 2304” o similar.

Se deberá desmontar cualquier elemento situado en los pavimentos y hastiales, como anclajes, maquinarias, perfiles de protección, anclajes de conducciones eléctricas, etc., que interfieran la ejecución de la obra. Se situarán en obra los equipos de trabajo necesarios para la buena ejecución y se prepararán los equipos de aplicación, equipos de limpieza, conexiones eléctricas, batidoras, herramientas de trabajo necesarios y carritos de transporte de los materiales.

Los trabajos previos a realizar en la estructura objeto del presente proyecto serán:

- Limpieza exhaustiva de la zona fresada de toda la superficie a tratar.

- Revisión y tratamiento antioxidante de partes de metálicas de la estructura.

- Los remates de los drenajes, bajantes y arquetas de recogidas de agua deberán ser tratadas con masilla de poliuretano tipo Masterseal NP 472 de BASF o similar.

421B.5.2.	Preparación de los soportes

En todas las zonas sujetas a impermeabilizar, los soportes deben estar completamente secos, libres de materiales, pinturas mal adheridas, grasas, aceites o cualquier material extraño que impida una buena adherencia.

La preparación de la superficie, se realizará mediante fresado mecánico cruzado hasta eliminar el exceso del perfil de rugosidad del soporte anteriormente fresado para eliminar el aglomerado asfáltico.

421B.5.3.	Preparación de remates y detalles

La preparación de remates y detalles son de gran relevancia ya que la funcionalidad y efectividad de cualquier sistema de impermeabilización depende de la correcta solución de los detalles y remates.

El sistema Masterseal BRIDGE 2304 o similar, debido a su aplicación por proyección, permite una ejecución relativamente sencilla de estos puntos, ya que se adapta perfectamente a las formas existentes y no requiere ni perfiles de anclaje ni sellados con masillas.

Para conseguir la adherencia necesaria sobre el soporte, sin embargo es importante que éste esté limpio, seco y resistente.

Remates contra perfiles metálicos (Apoyos de pretiles, equipos, escaleras, etc.)

Los perfiles metálicos serán limpiados mediante cepillo de alambre e imprimados con la resina Masterseal P 684 (Washprimer) o similar. Los perfiles oxidados serán limpiados debidamente y protegidos con MasterEmaco P 2000 BP o similar. La unión se deberá puentear con cinta americana antes de la proyección.

421B.5.4.	Aplicación de imprimaciones

Una vez que los soportes han sido debidamente preparados y limpiados se procederá a la aplicación de las imprimaciones correspondientes de acuerdo a las características del soporte a impermeabilizar. Las imprimaciones a emplear según sea el caso son:

Mastertop P 617, o similar    	Soportes  absorbentes como hormigón

Masterseal P 691, o similar  	Soportes no absorbentes como resinas

epoxi, chapas lacadas, etc..

Masterseal P684, o similar   	Soportes metálicos

Aplicación de capa imprimante sobre soporte de hormigón del tablero

Una vez las superficies han sido limpiadas y preparadas se aplicará la imprimación Mastertop P 617 o similar. Deben respetarse los tiempos de repintado indicados en la Ficha Técnica correspondiente. La aplicación de Mastertop P 617 o similar se realizará espatulada, como capa de imprimación espatulada epoxi sin disolventes Mastertop P 617, o similar (según EN 13813 SR-B1,5-Efl) mezclada con árido Mastertop F1 o similar con una relación de mezcla resina : árido 1:0,5 (Rendimiento de resina 0,600 kg/m2) para regularización de soportes irregulares; posteriormente se procederá al espolvoreo en fresco de árido de cuarzo Mastertop F5 o similar con una granulometría 0,4-1,0 mm (Rendimiento 1,0 kg/m2). Puede realizarse mediante llana dentada con objeto de regularizar el soporte fresado.

Aplicación de capa imprimante sobre soportes de perfiles metálicos

Salvo las partes oxidadas que requieran ser tratadas previamente con la resina epoxi MasterEmaco P 2000 BP o similar, se procede a aplicar la imprimación Masterseal P 684 o similar, sobre la superficie preparada. Antes de proceder a la proyección de la membrana, la imprimación Masterseal P 684 o similar, debe estar seca al tacto.

421B.5.5.	Aplicación de membrana impermeable

Aplicación de membrana en superficie

Antes de proceder a la proyección de la membrana, se debe aplicar Masterseal P 691 o similar como promotor de adherencia entre la imprimación y la membrana y debe estar seco al tacto.

Una vez preparada e imprimada la superficie como se ha descrito y respetando los tiempos de repintado de las imprimaciones se procede a la proyección de la membrana impermeable Masterseal M 800 o similar con un espesor nominal de 2 mm. Este espesor será conseguido en una capa, en varias pasadas consecutivas. La consolidación inmediata de la película permite aplicar el producto de forma continua sobre la superficie tanto horizontal como los paramentos verticales por lo que la aplicación es totalmente continua, sin uniones ni solapes.

Aplicación en uniones entre fases de aplicación

Cuando se produzcan interrupciones de trabajo superiores a 12 horas, la nueva membrana será solapada un mínimo de 10 cm mínimo sobre el anterior, imprimando ésta previamente con la imprimación Masterseal P 691 o similar.

421B.5.6.	Aplicación de protección de la capa de rodadura de aglomerado asfaltico

Aplicación de capa de protección de la capa de rodadura de aglomerado asfaltico

Después de la aplicación de membrana se procederá a la aplicación de la capa de rodadura, Masterseal M 276 o similar, que es un poliuretano bicomponente que se aplica de forma manual con llana dentada y se aplicará 1,35 kg/m2. Se vierte el material sobre el soporte preparado y se extiende con llana dentada. El tamaño de los dientes de la llana deberá elegirse en función del espesor de capa a aplicada, que será de 1,2 mm de espesor.

Espolvoreo de árido silíceo

A continuación, y sobre la capa de Masterseal M 276 o similar fresca, espolvorear hasta saturación arena de sílice seca tipo Mastertop F5 (aprox. 3-4 kg/m2) o similar. Barrer y aspirar el árido que no haya quedado adherido antes de aplicar la capa de acabado. Después de la aplicación, debe protegerse del contacto directo con agua durante aproximadamente 24 horas.

421B.5.6.	Aplicación de protección para dejar la membrana vista (rayos UV)

Se empleará el poliuretano alifático tipo Masterseal TC 258 o similar, resistente a los rayos UV, antes de la aplicación el material debe estar entre +15 y +25 ºC. Aplicar en 1 ó 2 capas utilizando rodillo, pistola airless o rastrillo de goma y repasando en todos los casos con rodillo de pelo corto.  Con un consumo de 200 gr/m2.

Para conseguir acabados antideslizantes o de mayor resistencia a la abrasión, puede espolvorearse árido seco entre 2 capas de Masterseal TC 258 o similar, y así conseguir un pavimento antideslizante.

421B.5.7.	Aplicación de protección para capa de acabado de hormigón

Aplicación de capa de rodadura

Después de la aplicación de membrana se procederá a la aplicación de la capa de protección, Masterseal P691 o similar, que es un poliuretano monocomponente que se aplica de forma manual con rodillo y se aplicará 0,2 kg/m2. Se vierte el material sobre el soporte preparado y se extiende con un rodillo de pelo corto.

Espolvoreo de árido silíceo

A continuación y sobre la capa de Masterseal P 691 o similar fresca, espolvorear hasta saturación arena de sílice seca tipo Mastertop F5 (aprox. 2-3 kg/m2) o similar. Barrer y aspirar el árido que no haya quedado adherido antes de aplicar la capa de acabado. Después de la aplicación, debe protegerse del contacto directo con agua durante aproximadamente 24 horas.

## 421b.6.-	Condiciones Ambientales

Con el objeto de que el sistema Masterseal Bridge 2304 o similar alcance sus propiedades, es necesario observar las condiciones ambientales durante la aplicación.

421B.6.1.	Temperatura

Durante la aplicación de las diferentes capas del sistema Masterseal Bridge 2304 o similar se deberán observar las temperaturas del soporte, de los materiales y del ambiente indicadas en las fichas técnicas de cada uno de los productos a emplear. Básicamente debe entenderse una temperatura mín de +10ºC para su correcta aplicación.

421B.6.2.	Punto de Rocío

Las resinas no serán aplicadas en presencia de rocío superficial. La temperatura del soporte debe estar al menos 3ºC por encima del punto de rocío.

421B.6.3.	Humedad Relativa

La humedad relativa permisible durante la aplicación será la indicada en las fichas técnicas de cada uno de los productos. Básicamente existe una limitación en el 85%.

421B.6.4.	Lluvia

En el caso de lluvias inminentes durante la ejecución, se detendrá la aplicación de las resinas. Las superficies imprimadas que hayan sido mojadas por la lluvia, serán imprimadas nuevamente una vez seca la superficie.

421B.6.5.	Viento

Debido a que el sistema de aplicación de la membrana Masterseal M 800 o similar se realiza por proyección, la obra deberá realizarse durante la época en la que las condiciones meteorológicas sean lo más favorables posibles para evitar tiempos muertos y economizar los consumos de los materiales.

## 421b.7.-	Control de calidad

Con el objeto de establecer una adecuada ejecución de las distintas fases de la obra, se establece un procedimiento de control en el que se comprueben todos los aspectos relevantes que intervienen en la misma.

Todo el material suministrado a la obra por BASF CC ESPAÑA o empresa suministradora correspondiente deberá pasar previamente los controles de Calidad especificados en su sistema de calidad.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar diariamente las condiciones atmosféricas durante la aplicación.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar con detalle diariamente los trabajos realizados.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar diariamente los consumos de los materiales empleados indicando los tipos de productos, cantidades y No. de lote.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar diariamente las superficies en m² aplicadas.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá inspeccionar diariamente las superficies proyectadas de la membrana, señalando de manera visible con rotulador posibles deficiencias.

Antes de continuar con la siguiente fase de proyección todos los puntos que hayan sido marcados, deberán ser repasados.

El espesor medio de la membrana aplicada se comprueba dividiendo el consumo diario de membrana entre la superficie aplicada. 1,1 kg/m2 corresponden a un espesor aprox. de 1mm. Puede realizarse una comprobación física del espesor aplicado, extrayendo un trozo de membrana recién aplicada. El espesor mínimo admisible será de 2 mm.

Los técnicos del fabricante BASF CC ESPAÑA. S.A. o correspondiente realizarán inspecciones durante distintas fases de ejecución. En dichas visitas se comprobará el cumplimiento de las especificaciones de aplicación del sistema Masterseal Bridge 2304 o similar por parte de la empresa aplicadora.

## 421b.8.- Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Ausencia de certificados de garantía de producto | No se aceptará la Unidad de Obra. La empresa fabricadora aportará dichos certificados por escrito. |
| Ausencia de certificados de garantía de aplicación del producto | No se aceptará la Unidad de Obra. La empresa aplicadora aportará dicho certificado por escrito. |
| Filtraciones durante la prueba de estanqueidad | No se aceptará la Unidad de Obra. La empresa aplicadora aportará dicho certificado por escrito. |

## 421b.9.- Medición y abono.

La medición y abono de la impermeabilización con poliurea se realizará de acuerdo a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metros (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Superficie de impermeabilización realmente aplicada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye, además del suministro y colocación de la impermeabilización, mano de obra y materiales auxiliares para su completa instalación. |

# PARTE 5. Firmes

Capítulo 0.- Reparación de firmes

# Artículo 503.- Sellado de grietas

ESTE ARTÍCULO ESTÁ SIN REVISAR!! SÓLO COPIADO

## 503.1.-	Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
|  | m | de sellado de grietas del pavimento con masilla, totalmente terminado. |

Se define como sellado de grietas la aplicación en caliente de una masilla, de espesor reducido, sobre las fisuras y grietas del pavimento objeto del tratamiento, en un ancho no inferior a cinco centímetros (5 cm) sobre aquéllas, para establecer un puente estanco entre sus bordes, seguida de su cobertura con árido fino (salvo disposición en contra del Director de Obra).

El espesor de la masilla de sellado sobre la superficie del pavimento no será inferior a dos milímetros (2 mm) y será obtenido por desplazamiento de un dispositivo mecánico, tipo patín, a lo largo de la fisura, que consiga la formación de una película estanca y continua entre los bordes de la fisura. La cubrición de la masilia con el árido fino se realizará inmediatamente a la aplicación de aquélla con el producto todavía caliente, a fin de evitar la adherencia de los neumáticos, restablecer el coeficiente de deslizamiento y proteger la masilla.

## 503.2.-	Materiales

### 503.2.1.-	Masilla

Se utilizará una masilia de aplicación en caliente, obtenida mediante mezcla homogénea y estable de materiales poliméricos, betún asfáltico y fílleres especiales de compatibilidad garantizada, con los que se obtenga un material que cumpla los requisitos establecidos en este Pliego.

En ningún caso la proporción de fílleres de aportación será superior al treinta y cinco por ciento (35%) de la masa total de la masilia de sellado.

Las características físicas de la masilla serán las reseñadas a continuación:

| Penetración | NLT 124/84 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | a 15º: 30 a 50 |
|  |  | a 25º: 50 a 70 |
|  |  | a 35º: 80 a 100 |
| Punto de reblandecimiento | NLT 125/84 | 90 mínimo |
| Fluencia a 60º, 5 horas | NLT 342/88 | ≤ 5 mm |
| Adherencia a bloques de mortero a -10ºC, 5 ciclos | UNE 7158 | pasa |
| Alargamiento entre bloques de hormigón, a -15ºC, 2 ciclos | BS 2499 | 75% mínimo |
| Efecto del calor y del aire en película fina | NLT 185/84 | -0,20% máximo |
| Penetración del residuo | NLT 124/84 | 50 mínimo |
| Cambio en el punto de reblandecimiento por calentamiento a 180º | NLT 125/84 | ± 10 máximo |

### 503.2.2.-	Árido de cobertura

Condiciones generales

El árido de cobertura procederá de machaqueo y deberá poseer una buena afinidad con la masilla, así como ser de naturaleza y color semejante al de la capa de rodadura existente.

Granulometría

La granulometría del árido deberá estar comprendida entre los tamices 2,5 y 0,5 UNE.

Se exigirá que la fracción cernida por el tamiz 0,080 mm UNE no exceda del cinco por mil (0,5 %) en masa.

Limpieza

El árido estará exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas.

Calidad

El árido de cobertura deberá satisfacer las siguientes especificaciones:

| Coeficiente de desgaste de Los Ángeles | NLT 149/91 | ≤20 |
| --- | --- | --- |
| Coeficiente de pulimento acelerado | NLT 174/72 y NLT 175/72 | ≥ 0,45 |

## 503.3.-	Ejecución

### 503.3.1.-	Equipo necesario para la ejecución de las obras

Lanza termoneumática

La lanza termoneumática deberá capaz de proyectar un chorro de aire caliente a una presión mayor o igual a seiscientos kilopascales (0,6 MPa), con un caudal mayor o igual a cuatro metros cúbicos por minuto (4 m3/min).

La temperatura de ese chorro deberá ser tal que logre calentar la superficie de aplicación de la masilla sin aplicación directa de la llama, a una temperatura comprendida entre 80º y 120ºC.

Equipo de puesta en obra de la masilla

El equipo de puesta en obra de masilla de sellado deberá ir montado sobre neumáticos y ser autopropulsado, con una velocidad de desplazamiento de hasta cinco kilómetros por hora (5 km/h).

Dispondrá de una caldera con un sistema de calefacción indirecta por baño de aceite y provista de un dispositivo de mezcla continua que mantenga en constante movimiento la masilla calentada, homogeneizando su temperatura, y otro que controle la temperatura del aceite.

Asimismo, dispondrá de un dispositivo automático que regule la temperatura de la masilla y del aceite, para no sobrepasar en ningún caso la temperatura máxima de calentamiento de ciento noventa y doscientos cuarenta grados centígrados (190ºCy 240ºC), respectivamente.

El equipo y sus sistemas de mantenimiento y regulación garantizarán que en ningún momento la temperatura de la masilla supere los ciento noventa grados centígrados (190ºC), salvo indicación en contra del Director de las obras, quien determinará, en su caso, esta temperatura máxima, atendiendo a las condiciones de desarrollo de las obras.

Los dispositivos para trasvasar la masilla desde la caldera al elemento de aplicación sobre la grieta constarán de una bomba de impulsión de caudal variable, y de un conducto flexible calorifugado por baño de aceite con control automático de temperatura.

El extendido de la masilla sobre la fisura deberá realizarse inmediatamente después de efectuar la preparación y calentamiento de la superficie que se va a tratar, con objeto de evitar el enfriamiento.

El dispositivo aplicador de la masilla será de tipo patín, y deberá permitir mantener una anchura constante de la banda aplicada entre cinco y doce centímetros (5 y 12 cm), y un sobreespesor superior a dos milímetros (2 mm).

Equipo de distribución del árido

Para la distribución del árido sobre la masilla se requerirá un equipo capaz de proyectarlo a presión, de manera que se incruste en la masilla aún caliente, sin que llegue a ser embebido por ella. La operación de extensión de la gravilla se efectuará inmediatamente después de la aplicación de la masilla.

### 503.3.2.-	Desarrollo de los trabajos

La anchura de la banda de sellado estará comprendida, salvo indicación en contra del Director de obras, entre cinco y doce centímetros (5 y 12 cm), en función de la degradación existente en el borde de la grieta y del grado de microfisuración que aparezca en sus inmediaciones.

La fisura será soplada por medio de la lanza termoneumática de manera que se elimine de ella todo material suelto y se consiga que la temperatura superficial esté comprendida entre ochenta y ciento veinte grados centígrados (80 a 120ºC). La aplicación de masilla deberá realizarse inmediatamente después de efectuada esta preparación, antes de que se enfríe la superficie.

La alimentación de la caldera se efectuará según con el ritmo de trabajo, de manera que se renueve su contenido cada cinco horas como máximo. Al final de la jornada, se evitará dejar en la caldera restos de masilla superiores al diez por ciento (10%) de su capacidad.

Una vez aplicado el árido de cobertura, su exceso sobre la dotación necesaria deberá quitarse de la calzada mediante barrido o aspiración, antes de abrir el tramo reparado a la circulación de vehículos.

### 503.3.3.-	Limitaciones de ejecución

El sellado de las grietas se suspenderá cuando el pavimento esté húmedo o cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco grados centígrados (5ºC).

## 503.4.-	Control de calidad

### 503.4.1.-	Control de procedencia

El Director de las obras aceptará la procedencia de los materiales (masilla de sellado y árido de cubrición).

El suministrador de la masilla deberá proporcionar un certificado de calidad acompañado de un certificado que indique explícitamente que se cumplen las prescripciones exigidas en este Pliego.

De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomará una (1) muestra según la norma NLT-148/91, y sobre ella se determinará el coeficiente de desgaste Los Angeles, según la norma NLT-149/91, la granulometría y la limpieza.

### 503.4.2.-	Control de recepción

Masilla

• Separación o agrietamiento del sellado

Por cada tres toneladas (3 t) de masilla, o por cada partida suministrada si fuese de menor cantidad, se tomará una (1) muestra según la norma NLT-121/85 y se realizará un ensayo de penetración a las tres temperaturas especificadas en el apartado 503.2.1. de este Pliego.

Con independencia de lo anterior, cuando el Director de las obras lo estimase conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considerase necesarios para la comprobación de las demás características reseñadas en este Pliego.

Árido

El control de recepción del árido será fijado por el Director de las obras.

### 503.4.3.-	Control de ejecución

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al resultante de aplicar el menor de los tres (3) criterios siguientes:

- Quinientos metros (500 m.) de grieta sellada

- Quinientos metros (500 m.) de calzada

- La fracción sellada diariamente

En cada lote se medirán la temperatura ambiente, la de la superficie de aplicación y la de la masilla en el momento de su aplicación, a fin de comprobar que éstas son acordes con las indicaciones de este Pliego.

### 503.4.4.-	Criterios de aceptación o rechazo

El sellado de las grietas no debe presentar defectos tales como:

- Desaparición del árido de cubrición

- Fluencia o degradación (parcial o total) del producto de sellado

- Separación o agrietamiento del sellado

En caso de que aparezcan defectos de este tipo, la unidad no se acepta y los defectos se corregirán por cuenta del Contratista.

Éste queda asimismo obligado a reparar a su costa los defectos de este tipo que aparezcan durante el año siguiente a la ejecución del sellado.

## 503.5.-	Medición y abono

El sellado de grieta se medirá y abonará conforme a los criterios siguientes:

| Unidad de Medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Longitud sellada, medida en el pavimento a lo largo del centro de la banda sellada. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio es independiente de la anchura y espesor de la banda de sellado y de la dotación de masilla y árido. Incluye la preparación de la superficie, señalización temporal de obra y posterior barrido del exceso de árido de cubrición. Incluye también la reposición de las marcas viales afectadas por el sellado |

Capítulo 3.- Riegos bituminosos

# Artículo 530.- Riegos de imprimación

solo copiado!!

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 530 del PG-3.

## 530.1. 	Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 0104 | t | Riego de imprimación, con emulsión bituminosa tipo C50BF4 IMP con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. Totalmente terminado. |

Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa granular previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso.

Será de aplicación el vigente artículo 530 del PG-3, con las indicaciones particulares que se recogen en los siguientes apartados.

## 530.2. 	Materiales

Salvo justificación en contrario, se empleará una emulsión bituminosa tipo C50BF4 IMP (CONFIRMAR EN CADA CASO) del artículo 214 del PG-3 vigente.

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será una aren natural, aren de machaqueo o una mezcla de ambas.

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm y no contener más de un quince (15) por ciento de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de acuerdo con la norma UNE EN 933-1.

El árido deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas. El equivalente de arena (SE4) del árido, para la fracción 0/4 del árido debe ser superior al cuarenta (SE4>40)

El material deberá ser no plástico según normas UNE 103103 y UNE 103104.

## 530.3. 	Dotación de los materiales.

Será de aplicación lo indicado en el vigente artículo 530 del PG-3, con las siguientes especificaciones:

- El emulsión bituminosa a emplear será de tipo C50BF4 IMP o C60BF4 IMP, siempre que se muestre su idoneidad y compatibilidad con el material granular a imprimar.

- Dotación de la emulsión bituminosa estimada: 1,0 kg/m2 de superficie a tratar. No obstante, el Director de la obra podrá modificar tal dotación a la vista de las pruebas realizadas, como se indica posteriormente.

- Dotación de árido de cobertura estimada: 5 l/m2 de superficie a tratar

- El ligante hidrocarbonado a emplear será una emulsión bituminosa de tipo ECI, siempre que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el material granular a imprimar.

- Dotación de ligante estimada: 1,4 kg/m2 de superficie a tratar. No obstante, el Director de la obra podrá modificar tal dotación a la vista de las pruebas realizadas, como se indica posteriormente.

- Dotación de árido de cobertura estimada: 5 l/m2 de superficie a tratar

La dotación de la emulsión bituminosa quedará definida por la cantidad que la capa que se imprime sea capaz de absorber en un periodo de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será inferior en ningún caso a 0,5 kg/m2

La dotación del árido será la necesaria para la absorción de un exceso de ligante o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la circulación. Dicha dotación no será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2) ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m2).

## 530.7. 	Control de calidad

Para los productos con marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego.

La emulsión bituminosa debe cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 del PG-3 vigente.

Los áridos deben disponer de marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, salvo en el caso de los áridos declarados en el propio lugar de construcción.

Para los áridos fabricados en el lugar de construcción, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto, se tomaran dos muestras y sobre ella se determinará la granulometría, el equivalente de arena (norma UNE EN 933-8) y la plasticidad (norma UNE EN 103104 y UNE 103104)

Los ensayos mínimos a realizar sobre el material y la frecuencia establecida está reflejada en la siguiente tabla; serán también de aplicación los ensayos establecidos en el artículo 530. Riego de Imprimación del PG-3 no incluidos en el presente artículo; el coste de los mismos será sufragado según indica el artículo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del presente pliego.

RIEGOS DE IMPRIMACIÓN

Lugar de procedencia. Antes de su ejecución:

Cada cincuenta toneladas (50 t) o fracción de betún fluidificado y una vez al día:

Una (1) Determinación del contenido de agua (NLT 137/99)

Un (1) Ensayo de Viscosidad Saybolt (NLT 133/99)

Un (1) Ensayo de Destilación (NLT 134/99)

Un (1) Ensayo de Penetración sobre residuo de destilación (NLT 124/99)

Durante su ejecución:

Cada veinte toneladas (20 t) o fracción de betún fluidificado y una vez al día:

Una (1) Determinación del contenido de agua (NLT 137/99)

Un (1) Ensayo de Viscosidad Saybolt (NLT 133/99)

Un (1) Ensayo de Destilación (NLT 134/99)

Un (1) Ensayo de Penetración sobre residuo de destilación (NLT 124/99)

Árido de cobertura:

Por cada cien metros cúbicos (100 m3) de material :

Un (1) Ensayo Granulométrico por tamizado del material que pasa por el tamiz 5 UNE (NLT 152/89)

Por cada veinticinco metros cúbicos (25 m3) de material o fracción:

Una ( 1) Determinación de la humedad “in situ” (UNE 103300)

## 530.9. 	Medición y abono

Los criterios de medición y abono se indican seguidamente:

| Unidad de medida | Tonelada (t). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos (2) decimales. |
| Forma de medición | Toneladas (t) realmente empleadas, medidas por pesada directa en báscula contrastada, o bien por deducción a partir de su volumen, medido a su vez por métodos aprobados por el Director de la obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y de la aplicación del ligante hidrocarbonado. |

# Artículo 531.- Riegos de adherencia

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 531 del PG-3.

## 531.1.-	Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UAcCU07B030 | m2 | Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica C60B3 TER (antigua ECR-1) con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie. |

Se define como riego de adherencia a la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una superficie tratada con ligantes hidrocarbonados o con conglomerantes hidráulicos, que no haya sido imprimada, previamente a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla o una lechada bituminosa.

Los riegos de adherencia tienen la función de garantizar la correcta unión de las sucesivas capas bituminosas que conforman el firme flexible, de forma que trabajen de forma solidaria frente a las cargas de tráfico.

Con objeto de evitar que el ligante hidrocarbonado del riego se adhiera a los neumáticos de los vehículos del tráfico de obra se prescribe el uso de emulsiones termoadherentes, de reducida o nula pegajosidad, evitando así el deterioro de la dotación de emulsión aplicada.

A efectos de aplicación de este artículo, no se consideran como riegos de adherencia los denominados riegos de curado.

Será de aplicación el vigente artículo 531 del PG-3, con las indicaciones particulares que se recogen en los siguientes apartados.

## 531.2.-	Materiales

El tipo de emulsión a emplear será de tipo ECR (emulsión catiónica de rotura rápida), termoadherente, para los riegos de adherencia entre capas intermedia y capa de rodadura.

El tipo de emulsión a emplear debe estar incluido entre los que figuran en la tabla siguiente, de acuerdo con el artículo 214 del PG-3:

| EMULSIONES BITUMINOSAS CONVENCIONALES | C60B3 ADH C60B3 TER |
| --- | --- |
| EMULSIONES BITUMINOSAS MODIFICADAS | C60BP3 ADH C60BP3 TER |

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será de tipo C60BP3 ADH, para los riegos de adherencia entre capas intermedia y capa de rodadura.

El contratista presentará a la Dirección de Obra, con anterioridad al empleo de las emulsiones, el cuadro de especificaciones técnicas, análogos a los recogidos en el artículo 214 del PG-3 vigente para la emulsión bituminosa. En caso de que las especificaciones de la emulsión difieran de los límites establecidos en los citados cuadros, debido al carácter termoadherente de la emulsión, el fabricante deberá justificar oportunamente la idoneidad de la emulsión para el caso de empleo de este Pliego.

En caso de que la capa de rodadura sea drenante, se empleará un ligante hidrocarbonado de tipo ECR-m (emulsión catiónica de rotura rápida modificada), fabricada con betún modificado SBS.

El contratista presentará a la Dirección de Obra, con anterioridad al empleo de las emulsiones, el cuadro de especificaciones técnicas, análogos a los recogidos en el artículo 213 del PG-3 para la emulsión ECR y el artículo 216 para la ECR-modificada. En caso de que las especificaciones de la emulsión difieran de los límites establecidos en los citados cuadros, debido al carácter termoadherente de la emulsión, el fabricante deberá justificar oportunamente la idoneidad de la emulsión para el caso de empleo de este Pliego.

## 531.3.-	Dotación del ligante hidrocarbonado

Se estima la utilización de las siguientes dotaciones de ligante hidrocarbonado:

- La dotación del riego de adherencia sobre capa de nivelación y bajo geocompuesto es de 0,65kg/m2 con emulsión tipo ECR-2.

- La dotación del riego de adherencia sobre losas de hormigón para el posterior extendido de geocompuesto es de 2,1 kg/m2 con emulsión tipo ECR-2m.

La dotación del riego de adherencia entre capas de mezcla bituminosa es de 0,5 Kg/m2 con emulsión tipo C60BP3 ADH (confirmar en cada caso que es ésta), colocado entre capa intermedia y rodadura, y entre capas base.

En cualquier caso, se cumplirán las dotaciones mínimas establecidas en el apartado 531.3 del PG-3 o las indicadas en las especificaciones técnicas aportadas por el fabricante de la mezcla.

El Director de la obra podrá modificar la dotación a la vista de las pruebas realizadas.

## 531.8.-	Control De Calidad

Para los productos con marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego.

Los ensayos mínimos a realizar sobre el material y la frecuencia establecida están reflejados en la siguiente tabla; serán también de aplicación los ensayos establecidos en el vigente artículo 531. Riego de Adherencia del PG-3 no incluidos en el presente artículo; el coste de los mismos será sufragado según indica el artículo correspondiente del presente pliego.

RIEGOS DE ADHERENCIA

Lugar de procedencia. Antes de su ejecución:

Cada cincuenta toneladas (50 t) o fracción de betún fluidificado y una vez al día:

Una (1) Determinación del contenido de agua (NLT 137/99)

Un (1) Ensayo de Viscosidad Saybolt (NLT 133/99)

Un (1) Ensayo de Destilación (NLT 134/99)

Un (1) Ensayo de Penetración sobre residuo de destilación (NLT 124/99)

Durante su ejecución:

Cada veinte toneladas (20 t) o fracción de betún fluidificado y una vez al día:

Una (1) Determinación del contenido de agua (NLT 137/99)

Un (1) Ensayo de Viscosidad Saybolt (NLT 133/99)

Un (1) Ensayo de Destilación (NLT 134/99)

Un (1) Ensayo de Penetración sobre residuo de destilación (NLT 124/99)

Árido de cobertura:

Por cada cien metros cúbicos (100 m3) de material :

Un (1) Ensayo Granulométrico por tamizado del material que pasa por el tamiz 5 UNE (NLT 152/89)

Por cada veinticinco metros cúbicos (25 m3) de material o fracción:

Una ( 1) Determinación de la humedad “in situ” (UNE 103300)

## 531.10.-	Medición y abono

Los criterios de medición y abono para el riego de adherencia se indican seguidamente:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Toneladas (t) realmente empleadas, medidas por pesada directa en báscula contrastada, o bien por deducción a partir de su volumen, medido a su vez por métodos aprobados por el Director de la obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio para el abono incluye todas las operaciones de preparación de la superficie, así como los medios auxiliares necesarios para la ejecución de la unidad. |

# Artículo 542.- Mezclas bituminosas en caliente

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 542 del PG-3 (Orden Circular 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículo 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso).

Se estará igualmente a lo dispuesto por Orden Circular 21bis/2009, sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra.

## 542.1.-	Aplicación

Las prescripciones de esta unidad de pliego son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UN020202 | t | Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente AC 22 Surf 35/50 S en capa de rodadura, incluso áridos con desgaste los ángeles <30, betún y filler de aportación. Totalmente terminada. |
| mU07DA020 | t | Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas reparaciones del pavimento. |

## 542.2.-	Materiales

Ligantes

El Iigante hidrocarbonado que se utilizará en las mezclas será un betún asfáltico tipo B35/50. para capa de rodadura e intermedia, según el tipo de mezcla, tal y como se indica en la designación de cada una de ellas recogida en el apartado 542.3(no sé si desde el azul hay que ponerlo)

Áridos

Los áridos a emplear, ya sean naturales, artificiales o provenientes del fresado de mezclas bituminosas, serán inalterables frente a la meteorización o degradación por agentes físico-químicos, en las condiciones más adversas que puedan darse en la zona de empleo. La inalterabilidad de los áridos se evaluará conforme a las normas UNE-EN-1744 partes 1, 3 y 4.

En caso de áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, el tamaño máximo será inferior a 20 mm según norma UNE 933-2. En la fabricación de mezclas bituminosas para capas de base e intermedia podrá emplearse árido procedente de fresado de mezclas bituminosas en caliente, según las proporciones y criterios establecidos en el apartado 542.2 del PG-3

Para la determinación de las características del árido serán de aplicación las tablas del apartado 542.2. del vigente artículo del PG-3. A efectos de aplicación de estas tablas en el presente artículo de pliego, se establece como categoría del tráfico pesado la T2.

En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del árido grueso, tanto las generales establecidas en el artículo 542.2. del PG-3 como las particulares del presente artículo, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos previamente aprobados, y una nueva comprobación.

## 542.3.-	Tipo y composición de la mezcla

Los tipos de mezcla a emplear en las distintas capas de firme en el presente proyecto son las definidas en el documento planos y que se reproducen en la siguiente tabla:

| RENOVACIÓN DE FIRME EN ESTRUCTURA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Capa de firme | Espesor | Denominación |
| Única capa | 6 cm | AC 22 Surf 35/50 D |

Para la dosificación del Iigante hidrocarbonado se deberán tener en cuenta los materiales disponibles y la experiencia obtenida en casos análogos.

La proporción mínima de Iigante hidrocarbonado, en % en masa sobre el total del árido seco incluido el polvo mineral, será del cuatro y medio (4,50%) en capas de rodadura (ver tabla 542.10 del PG-3)

La fórmula de trabajo adoptada para cada tipo de mezcla deberá ser aprobada por el Director de las obras, requisito sin el cual no podrá iniciarse la ejecución de la mezcla.

## 542.5.-	Ejecución

Las distintas fases de la ejecución de las obras se realizarán según lo prescrito en los artículos vigentes del PG-3 siguientes:

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo según apartado 542.5.1.

- Preparación de la superficie existente según apartado 542.5.2

- Aprovisionamiento de áridos según apartado 542.5.3

- Fabricación de la mezcla según apartado 542.5.4

- Transporte según apartado 542.5.5

- Extensión según apartado 542.5.6

- Compactación según apartado 542.5.7

- Juntas transversales y longitudinales según apartado 542.5.8

La fabricación, transporte, extensión y compactación de la mezcla bituminosa se efectuará siguiendo los criterios establecidos en los apartados 542.5.4, 542.5.5, 542.5.6 Y 542.5.7 del vigente artículo 542.5 del PG3 en su citada revisión de la O.C. 24/2008.

En particular, se deberá ser especialmente cuidadoso en lo relativo al sobreespesor respecto al nivel de la calzada que deberá dejarse a la salida de la regla de la extendedora y al tratamiento de las juntas, evitando segregaciones y presencia de gruesos juntos a ellas y a la compactación, que se empezará por los bordes, avanzando hacia el centro.

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor.

En cualquier caso, el tramo deberá quedar abierto al tráfico en condiciones normales de circulación y con la señalización horizontal totalmente terminada, antes de las trece horas (13:00) de los viernes de cada semana.

## 542.6.-	Tramo de prueba

El Director de Obra fijará la longitud del tramo de prueba, a la vista de las particulares condiciones de cada una de las actuaciones que constituyen este proyecto.

## 542.9.-	Control de calidad

Para los productos con marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego.

Las mezclas bituminosas a emplear en este proyecto contarán con el preceptivo marcado CE. La posesión de esta marca exime de la necesidad de realizar los controles de calidad previstos en el vigente artículo 542.9 del PG-3. Bastará con un control documental de cada suministro, cotejando las especificaciones declaradas en la hoja de suministro adjunta al marcado con las exigidas en este artículo de pliego.

Los controles de ejecución se realizarán conforme al apartado 542.9.3. del PG-3 vigente. En particular, resultan de aplicación a todas las mezclas, con independencia del marcado CE, la toma de muestras a la salida del mezclador para la determinación del aspecto de la muestra y de la dotación de ligante, según las indicaciones del apartado 542.9.3.1. relativo a controles de fabricación. Resulta también de aplicación íntegra el apartado 542.9.3.2 relativo a controles de puesta en obra.

Los ensayos de control de recepción de la unidad terminada se realizarán conforme al apartado 542.9.4 del PG-3 vigente.

En cualquier caso, el Director de Obra podrá realizar, a su juicio, los controles de calidad que estime oportunos, según los criterios del apartado 542.9 del PG-3 vigente.

Los ensayos a realizar sobre el material y la frecuencia establecida están reflejados en la siguiente tabla; serán también de aplicación los ensayos establecidos en el vigente artículo 542. Mezclas bituminosas, del PG-3 no incluidos en el presente artículo el coste; de los mismos será sufragado según indica el artículo correspondiente del presente pliego.

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Antes de su ejecución:

Árido grueso:

Cada cien metros cúbicos (100 m³) o fracción de árido grueso a emplear:

Un (1) ensayo Granulométrico (NLT 150/89)

Cada mil metros cúbicos (1.000 m³) o fracción de árido grueso a emplear:

Un (1) Índice de lajas (NLT 354)

Una (1) Determinación del porcentaje de elementos con dos o más caras de fractura (NLT 358-90)

Cada dos mil metros cúbicos (2.000 m³) o fracción de árido grueso a emplear:

Un (1) Ensayo de Absorción de Ligante en unión del resto de los áridos (NLT 167/58)

Un (1) Ensayo de desgaste Los Ángeles (NLT 149/63)

Una (1) determinación de la Adhesividad áridos gruesos (Mezclas Abiertas únicamente) (NLT 166)

Una (1) determinación de la Densidad relativa en aceite de parafina (NLT 167)

Cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o fracción de árido grueso a emplear:

Un (1) Coeficiente de Pulido Acelerado (Capas de Rodadura) (NLT 174 y 175)

Árido fino (material que pasa por el tamiz 2,5 UNE):

Cada cien metros cúbicos (100 m³) o fracción de árido fino a emplear:

Un (1) ensayo Granulométrico (NLT 150/89)

Cada mil metros cúbicos (1.000 m³) o fracción de árido fino a emplear:

Un (1) Índice de lajas (NLT 354)

Una (1) Determinación del porcentaje de elementos con dos o más caras de fractura (NLT 358-90)

Cada dos mil metros cúbicos (2.000 m³) o fracción de árido fino a emplear:

Un (1) Ensayo de Absorción de Ligante, en unión del resto de los áridos (NLT 167/58)

Una (1) determinación de la Adhesividad (Mezclas Abiertas únicamente), a los áridos de los ligantes bituminosos en presencia de agua (NLT 166)

Una (1) determinación de la Densidad relativa en aceite de parafina (NLT 167)

Del Conjunto:

Cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o fracción del conjunto a emplear, o al menos una vez al mes:

Un (1) Ensayo de Inmersión-Compresión, incluyendo fabricación, densidad y rotura (Mezclas Cerradas)

Filler:

Por cada procedencia de filler

Un (1) Granulométrico

Un (1) ensayo de Densidad aparente del filler en tolueno

Betún:

Cada cien toneladas (100 t) o fracción de betún a emplear una vez al día o de cada partida distinta:

Un (1) Ensayo de Penetración sobre residuo de destilación (NLT 124/99)

Se realizan controles en la fabricación de aglomerado asfáltico:

Cada quinientas toneladas (500 t) de mezcla tomada de los camiones receptores de la descarga de la planta o fracción correspondiente a un día si se emplea menos material:

Dos (2) Ensayos de determinación del contenido de betún (NLT 164/90)

Dos (2) ensayos Granulométricos del árido que queda tras eliminar el betún (NLT 150/89)

Un (1) ensayo de estabilidad Marshall completo, incluyendo la fabricación de 3 probetas, determinación de la densidad, estabilidad, deformación, contenido de ligante, análisis granulométrico de los áridos extraídos y cálculo de huecos (NLT 159 y 168)

Durante su ejecución: Se realiza el control de la compactación

Cada quinientas toneladas (500 t) de mezcla compactada o fracción correspondiente a un día si se emplea menos material:

Cuatro (4) ensayos para la determinación de la densidad (NLT 168)

Cuatro (4) ensayos para el Cálculo del porcentaje de huecos (NLT 168)

Se realizarán además las siguientes auscultaciones:

• Auscultación visual: Tiene por objeto detectar e incluso cuantificar los deterioros existentes. Se realizará siguiendo la metodología para la evaluación del estado de firmes de carreteras según la normativa que aplique en su caso.

• Auscultación especializada: Supone un paso más respecto a la auscultación visual, posibilitando una cuantificación más precisa de determinados deterioros. Se deberá realizar mediciones de los siguientes parámetros:

- Regularidad superficial: Se determinará el Índice de Regularidad Internacional (lRI). Para ello se dividirá cada tramo en subtramos de 1.000 metros de longitud por sentido, y se tomarán mediciones cada 20 metros en cada uno de estos subtramos.

- Adherencia del pavimento: Se determinará el Coeficiente de Rozamiento Transversal (CRT). Para ello se dividirá cada tramo en subtramos de 1.000 metros de longitud por sentido, y se tomarán mediciones cada 20 metros en cada uno de estos subtramos.

- Deflexiones: Se medirán las deflexiones de los distintos subtramos, calculando las deflexiones característica, patrón y de cálculo.

Prescripciones sobre auscultación especializada

- Regularidad superficial. Para cada subtramo deberán cumplirse los estándares que a continuación se indican:

- Valor máximo de una medición	<=2,50

- Valor medio de cincuenta mediciones	<= 1,70

- Desviación típica de la muestra de cincuenta mediciones	<= 0,40

- Adherencia del pavimento. Para cada subtramo deberán cumplirse los estándares que a continuación se indican:

- Valor mínimo de una medición	>=45

- Valor medio de cincuenta mediciones	>= 50

- Desviación típica de la muestra de cincuenta mediciones	<=3,0

- Deflexiones. Para cada subtramo de 1000 metros de longitud por sentido deberá cumplirse la siguiente condición:

- Deflexión de cálculo 	< 30 centésimas

## 542.11.-	Medición y abono

El abono de dicha unidad se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Tonelada (t) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales |
| Forma de medición | Toneladas (t) realmente empleadas, medidas por pesada directa en báscula contrastada, o bien por deducción a partir de su volumen, medido a su vez por métodos aprobados por el Director de la obra. A los efectos de medición a partir de los perfiles teóricos de proyecto, la densidad a aplicar a la mezcla es de 2,3 t/m3. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio incluye todas las operaciones y medios auxiliares para su ejecución. El precio de la unidad de obra incluye el filler y el betún. |

# Artículo 543.- Mezclas bituminosas en caliente, discontinuas o drenantes, para capas de rodadura.

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 543 del PG-3 (Orden Circular 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas).

Se atenderá igualmente a lo dispuesto por Orden Circular 21bis/2009, sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra.

## 543.1.-Aplicación

Las prescripciones de esta unidad de pliego son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU07DA250 | t | Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente de granulometría discontinua, BBTM, de árido silíceo y betún modificado para capas de rodadura de pequeño espesor, para una superficie total <3000 m2. |

Ligantes

El Iigante hidrocarbonado que se utilizará en todas las mezclas será un betún asfáltico tipo BM-3c  del tipo PMB 45/80-65 (o lo que corresponda) según la tabla 543.1 del PG-3 vigente y, salvo justificación en contrario, deberá cumplir las especificaciones de los correspondientes artículos del vigente Pliego PG3, en particular el 543 con la redacción dada en la O.C. 24/2008 y modificaciones de la O.C. 21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra.

La selección del betún se ajusta a las indicaciones de la tabla 543.1 del PG-3. A efectos de aplicación de esa tabla, se establece como categoría del tráfico pesado la T00.

Áridos

El árido (grueso y fino) a utilizar en la obtención de la mezcla bituminosa discontinua en caliente para la capa de rodadura será en todo momento de naturaleza ofítica.

Para la determinación de las características del árido serán de aplicación las tablas del apartado 543.2. del vigente artículo del PG-3. A efectos de aplicación de estas tablas en el presente artículo de pliego, la categoría del tráfico pesado es la indicada en el epígrafe precedente.

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. El contenido de impurezas, según la UNE 146130, del árido grueso deberá ser inferior al cinco por mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación.

La proporción máxima de arena natural a emplear en la mezcla en masa del total de áridos (incluido el polvo mineral) será del cero por ciento (0 %).

La proporción mínima de polvo mineral de aportación, excluido el que inevitablemente queda adherido a los áridos, será del cien por cien (100 %) en masa respecto al resto del polvo mineral.

## 543.3.-Tipo y composición de la mezcla

Los tipos de mezcla discontinua o drenante a emplear en este proyecto se indican en la tabla siguiente:

Tipo de mezcla

BBTM 10

La dosificación de Iigante hidrocarbonado se fijará en función del tipo de mezcla y de los materiales a emplear, siguiendo los criterios especificados en el artículo 543 del PG-3 y, en particular, la tabla 543.9. La proporción mínima de Iigante hidrocarbonado, en % en masa sobre el total del árido seco incluido el polvo mineral, será del cinco con veinte por ciento (5,2%) en capas de rodadura. (confirmar en cada caso según tabla 543.9??)

La fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa discontinua en caliente deberá asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento.

La fórmula de trabajo adoptada para cada tipo de mezcla deberá ser aprobada por el Director de las obras, requisito sin el cual no podrá iniciarse la ejecución de la mezcla. Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula de trabajo, que se justificará mediante ensayos. Se estudiará y aprobará una nueva fórmula de trabajo si varía la procedencia de alguno de los componentes, o si, durante la producción, se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas.

## 543.5.- Ejecución De Las Obras

La fabricación, transporte, extensión y compactación de la mezcla bituminosa se efectuará siguiendo los criterios establecidos en los apartados 543.5.4, 543.5.5, 543.5.6 Y 543.5.7 del vigente artículo 543.5 del PG3 en su citada revisión de la O.C. 24/2008.

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor.

## 543.6.- Tramo de prueba

El Director de Obra fijará la longitud del tramo de prueba, a la vista de las particulares condiciones de cada una de las actuaciones que constituyen este Proyecto.

## 543.9.-Control de calidad

Las mezclas bituminosas a emplear en este Proyecto contarán con el preceptivo marcado CE. La posesión de esta marca exime de la necesidad de realizar los controles de calidad previstos en el vigente artículo 543.9 del PG-3. Bastará con un control documental de cada suministro, cotejando las especificaciones declaradas en la hoja de suministro adjunta al marcado con las exigidas en este artículo de pliego.

Los controles de ejecución se realizarán conforme al apartado 543.9.3. del PG-3. En particular, resultan de aplicación a todas las mezclas, con independencia del marcado CE, la toma de muestras a la salida del mezclador para la determinación del aspecto de la muestra y de la dotación de ligante, según las indicaciones del apartado 543.9.3.1. relativo a controles de fabricación. Resulta también de aplicación íntegra el apartado 543.9.3.2 relativo a controles de puesta en obra

Los ensayos de control de recepción de la unidad terminada se realizarán conforme al apartado 543.9.4 del PG-3

En cualquier caso, el Director de Obra podrá realizar, a su juicio, los controles de calidad que estime oportunos, según los criterios del apartado 543.9 del PG-3.

Los ensayos a realizar sobre el material y la frecuencia establecida están reflejados en la siguiente tabla; serán también de aplicación los ensayos establecidos en el artículo 543. Mezclas bituminosas para capas de rodadura del PG-3 no incluidos en el presente artículo. El coste de los mismos será sufragado según indica el artículo 104.3, del presente pliego.

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Antes de su ejecución:

Árido grueso:

Cada cien metros cúbicos (100 m³) o fracción de árido grueso a emplear:

Un (1) ensayo Granulométrico (NLT 150/89)

Cada mil metros cúbicos (1.000 m³) o fracción de árido grueso a emplear:

Un (1) Índice de lajas (NLT 354)

Una (1) Determinación del porcentaje de elementos con dos o más caras de fractura (NLT 358-90)

Cada dos mil metros cúbicos (2.000 m³) o fracción de árido grueso a emplear:

Un (1) Ensayo de Absorción de Ligante en unión del resto de los áridos (NLT 167/58)

Un (1) Ensayo de desgaste Los Ángeles (NLT 149/63)

Una (1) determinación de la Adhesividad áridos gruesos (Mezclas Abiertas únicamente) (NLT 166)

Una (1) determinación de la Densidad relativa en aceite de parafina (NLT 167)

Cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o fracción de árido grueso a emplear:

Un (1) Coeficiente de Pulido Acelerado (Capas de Rodadura) (NLT 174 y 175)

Árido fino (material que pasa por el tamiz 2,5 UNE):

Cada cien metros cúbicos (100 m³) o fracción de árido fino a emplear:

Un (1) ensayo Granulométrico (NLT 150/89)

Cada mil metros cúbicos (1.000 m³) o fracción de árido fino a emplear:

Un (1) Índice de lajas (NLT 354)

Una (1) Determinación del porcentaje de elementos con dos o más caras de fractura (NLT 358-90)

Cada dos mil metros cúbicos (2.000 m³) o fracción de árido fino a emplear:

Un (1) Ensayo de Absorción de Ligante, en unión del resto de los áridos (NLT 167/58)

Una (1) determinación de la Adhesividad (Mezclas Abiertas únicamente), a los áridos de los ligantes bituminosos en presencia de agua (NLT 166)

Una (1) determinación de la Densidad relativa en aceite de parafina (NLT 167)

Del Conjunto:

Cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o fracción del conjunto a emplear, o al menos una vez al mes:

Un (1) Ensayo de Inmersión-Compresión, incluyendo fabricación, densidad y rotura (Mezclas Cerradas)

Filler:

Por cada procedencia de filler

Un (1) Granulométrico

Un (1) ensayo de Densidad aparente del filler en tolueno

Betún:

Cada cien toneladas (100 t) o fracción de betún a emplear una vez al día o de cada partida distinta:

Un (1) Ensayo de Penetración sobre residuo de destilación (NLT 124/99)

Previamente a la extensión y compactación: Control de conformidad de fabricación en laboratorio

Cada quinientas toneladas (500 t) de mezcla tomada de los camiones receptores o fracción correspondiente a un día si se emplea menos material:

Un (1) ensayo Marshall completo (UNE EN 12697-34)

Tres (3) determinaciones de densidad relativa de probetas (NLT 168)

Tres (3) determinaciones del porcentaje de huecos de probetas (NLT 168)

Un (1) ensayo de determinación del contenido en ligante (UNE EN12697-1)

Un (1) ensayo de determinación granulométrica del árido recuperado (UNE EN 12697-2)

Extendido y compactado: Control de la conformidad de espesores y niveles de compactación:

Cada quinientas toneladas (500 t) de mezcla compactada o fracción correspondiente a un día si se emplea menos material:

Cuatro (4) ensayos para la comprobación de las densidades de parejas de testigos (NLT 168)

Cuatro (4) ensayos para la comprobación de las proporciones de huecos de parejas de testigos (NLT 168)

## 543.11.- Medición y abono

Las mezclas bituminosas discontinuas y drenantes se medirán y abonarán según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Tonelada (t). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Anchuras definidas en planos multiplicadas por los espesores y densidades medias de capa obtenidas en los ensayos de control de recepción de la unidad terminada (según apdo. 543.9.4 del PG-3). |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación completa de la unidad. |
| Criterios complementarios | El precio incluye el de los áridos, incluido el procedente del reciclado de mezclas bituminosas, y el del polvo mineral (excluido el de aportación). Los excesos de espesor sobre los previstos en los planos de secciones tipo sólo se abonarán hasta el diez por ciento (10%) de éstos. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. |

# Artículo 590.- Fresado del firme

El fresado del firme se ajustará a las prescripciones establecidas en la vigente instrucción 6.3. I.C. Rehabilitación de firmes

## 590.1.-	Aplicación

El siguiente artículo es de aplicación al fresado en frío de capas del firme y la posterior carga y transporte a vertedero de los materiales procedentes del fresado.

Resulta de aplicación, por tanto, a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU07A020 | m2cm | m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte. |

## 590.2.-	Ejecución

### 590.2.1.	Maquinaria

El equipo necesario para la ejecución de las obras es el indicado seguidamente:

- Fresadora autopropulsada, capaz de efectuar el fresado en frío en las condiciones estipuladas en este artículo.

- Equipo de carga y transporte del material fresado hasta centro gestor de residuos.

- Equipo de barrido y limpieza, consistente en barredoras mecánicas de cepillo, que preferiblemente irán dotadas de equipos de aspiración. En lugares de difícil accesibilidad podrán emplearse escobas de mano.

Para la limpieza final se empleará un sistema de soplado mediante aire comprimido.

### 590.2.2.	Ejecución de las obras

La operación de fresado se ejecutará siguiendo la siguiente secuencia:

Delimitación de las superficies sometidas a tratamiento y profundidad de fresado

Las superficies previstas de fresado son las definidas en los planos de proyecto. No obstante, la zona final objeto de tratamiento se delimitará en la calzada por parte del Director de las Obras, tras una inspección visual detallada y un análisis de las deflexiones, muestras y ensayos disponibles.

El Director de las Obras podrá solicitar la realización de toma de muestras, ensayos y deflexiones adicionales que estime necesarias para delimitar exactamente las superficies que deben someterse a fresado. El Contratista correrá con los gastos de su realización.

En este artículo se definen las condiciones a observar durante la ejecución del fresado para garantizar que se eliminan adecuadamente las capas de firme estructuralmente agotadas.

Antes de comenzar el fresado, el Contratista procederá, a su costa, al replanteo de detalle de las zonas que hay que sanear. El replanteo de detalle de todas las superficies sometidas a tratamiento se realizará con marcas de pintura sobre el propio pavimento, de forma que no den lugar a error.

En el fresado del firme sobre estructura, con objeto de mejorar la impermeabilización del tablero, se fresará completamente el firme hasta descubrir la cara superior del tablero.

Se considerará que existe agotamiento estructural del firme cuando se observe en su superficie un agrietamiento de tipo estructural (zonas del carril cuarteadas en malla gruesa o fina y zonas de las rodadas con grietas longitudinales, ramificadas o no). En este caso, si no se conoce la profundidad del agrietamiento, se procederá a un reconocimiento más detallado del firme del carril mediante la extracción de testigos y la ejecución de calicatas escalonadas capa a capa. La eliminación parcial de firme y su posterior reposición deberá alcanzar la profundidad necesaria de acuerdo con lo indicado en el apartado 9.3.2 de la Norma 6.3.I.C. "Rehabilitación de firmes" o hasta la capa cuya superficie no presente agrietamiento estructural. En todo caso, se eliminará la parte superior de la capa no eliminada (1 cm) cuando presente alteraciones que afecten a su integridad o no pueda quedar garantizada una buena adherencia con el material de reposición.

En el caso en que, después de eliminar las capas agrietadas, queden mezclas bituminosas sin fisurar y, por tanto, no agotadas por fatiga, los espesores de éstas deberán considerarse, a efectos de dimensionamiento del refuerzo como espesores de mezclas bituminosas nuevas, aplicando a su espesor real el coeficiente de equivalencia de 0,75.

Según la categoría de tráfico pesado, la profundidad de eliminación parcial y de reposición del firme será la necesaria para que el espesor total de mezclas bituminosas nuevas sea, como mínimo, el indicado en la tabla 4 de la citada Norma 6.3-I.C. "Rehabilitación de firmes". La tabla se reproduce seguidamente por facilidad de consulta:

Tabla 4 Instrucción 6.3 I.C: Espesor total mínimo (cm) de mezcla bituminosa nueva

| 4.A Firmes flexibles, semiflexibles y semirrígidos en los que se eliminan total o parcialmente las capas tratadas con cemento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de tráfico pesado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T00 | T0 |  | T1 |  | T2 |  |  | T3 |  | T4 |  |
| 35 | 30 |  | 25 |  | 20 |  |  | — (*) |  | — (*) |  |
| (*) Para antiguas carreteras que actualmente sean vías de servicio de autopistas y autovías interurbanas: 15 cm para T3 y 5cm para T4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.B Firmes semirrígidos en los que se conserva totalmente alguna capa tratada con cemento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capa que se mantiene |  | Categoría de tráfico pesado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T00 |  | T0 |  | T1 | T2 |  | T3 |  | T4 |
| Gravacemento. |  | 20 |  | 18 |  | 18 | 15 |  | 12 |  | — |
| Suelocemento. |  | 27 |  | 25 |  | 20 | 15 |  | 12 |  | __ |

Se considerará que el firme tiene una vida residual insuficiente siempre que el valor puntual de la deflexión patrón supere los umbrales Indicados en la tabla 3 de la Orden Circular 9/2002, salvo que un estudio y análisis más específico del estado de cada tramo homogéneo justifiquen la asignación de valores distintos para dichos umbrales.

Tabla 3 O.C. 9/2002.- Umbrales del valor puntual de la deflexión patrón (10-2 mm) para el agotamiento estructural

| 3.A. FIRMES FLEXIBLES Y SEMIFLEXIBLES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deflexión pat | Categoría de tráfico pesado |  |  |  |  |  |
|  | T00 | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Deflexión patrón (centésimas de milímetro) | 50 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 (*) 200 (**) |
| (*) Firmes con espesor de pavimento bituminoso >= 5 cm (**) Firmes con espesor de pavimento bituminoso < 5 cm |  |  |  |  |  |  |
| 3.B. FIRMES SEMIRRÍGIDOS |  |  |  |  |  |  |
| Deflexión pat | Categoría de tráfico pesado |  |  |  |  |  |
|  | T00 | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Deflexión patrón (centésimas de milímetro) | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 |

Eliminación del material deteriorado

Se utilizará siempre el fresado para eliminar la capa de rodadura e intermedia, y, en su caso, la capa de base, de la zona que hay que sanear. Cuando se ejecute sobre tablero, se fresará hasta descubrir la superficie de éste.

El fresado se ejecutará con máquina fresadora, cuidando que los bordes longitudinales queden perfectamente verticales.

La retirada del material procedente del fresado se realizará mediante su transporte en camiones a vertedero.

Limpieza y preparación de la superficie fresada

La superficie fresada deberá quedar perfectamente limpia y seca. Para ello se procederá a su barrido e, inmediatamente antes de la extensión del riego de adherencia, al soplado mediante aire a presión.

En el caso de existir agrietamiento de tipo estructural, y siempre que las deflexiones en la zona no superen los umbrales señalados en la vigente instrucción 6.3-IC para considerar que existe agotamiento estructural del firme, se procederá a la eliminación capa por capa del firme según la secuencia de fresado, barrido y soplado mediante aire comprimido. A la vista de su estado superficial tras la limpieza efectuada, el Director de las obras podrá ordenar detener el fresado en la capa cuya superficie no presente agrietamiento estructural, sin que sean de abono las operaciones no realizadas de fresado y reposición del firme a mayor profundidad de aquélla a la que se ha detenido el proceso de saneo.

## 590.3.-	Medición y abono

Esta unidad de obra de fresado se medirá y abonará según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metro cuadrado por centímetro de profundidad (m2. cm). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Medición de la superficie y profundidad realmente fresada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | La determinación de los espesores fresados se realizará mediante calas y mediante medición directa con cinta métrica del tomo de pavimento, a medida que se ejecuta el fresado, a lo largo de los bordes y eje de la anchura a fresar. Una vez determinados estos espesores y contrastados en obra, la medición del fresado se realizará con los volúmenes así cubicados, sin que el Contratista pueda realizarse reclamación alguna de espesores fresados con posterioridad En los casos en que el pavimento se encuentre deformado por hundimiento u otras circunstancias, la medida de la profundidad de fresado se hará a partir del perfil transversal teórico medio que determine el Director de las obras. El abono comprende todas las operaciones descritas en el artículo (tomas de muestras, ejecución de calas, deflexiones, replanteo, limpieza final de la superficie fresada). El transporte de los residuos de fresado y su tratamiento en centro autorizado de gestión de residuos se abonará con cargo a las partidas de gestión de residuos previstas en el este Pliego. |

# Artículo 591.- Sellado de grietas en pavimentos asfálticos

El sellado de grietas del firme de mezcla bituminosa se ajustará a las prescripciones establecidas en la vigente instrucción 6.3. I.C. Rehabilitación de firmes.

## 591.1.-	Aplicación

El siguiente artículo es de aplicación al sellado de grietas en la superficie del pavimento de mezcla asfáltica sobre la estructura objeto de rehabilitación. Aunque el sellado de grietas es, por lo general, una actuación específica de conservación, se contempla en este proyecto la realización de una operación de sellado de grietas en el pavimento como medida de mejora de la impermeabilización del tablero.

Resulta de aplicación, por tanto, a la siguiente unidad de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU07F010 | m | Sellado de fisuras, en pavimento asfáltico existente, con betún-caucho en caliente, incluso preparación y limpieza de la fisura y p.p. de señalización. |

## 591.2.-	Materiales

El producto de sellado tendrá unas características adecuadas para garantizar su adherencia al material del firme, tanto en la superficie como en los bordes de la grieta o fisura.

Se empleará para ello un mástico bituminoso de betún-caucho en caliente. El material presentará una resistencia a rotura suficiente para garantizar que no se produce rotura de la banda de mástico en las grietas selladas.

## 591.3.-	Ejecución

Se podrán utilizar dos técnicas distintas para llevar a cabo el sellado:

- Ejecución del sellado mediante penetración del mástico algunos centímetros en la grieta o fisura, consiguiendo que éste cierre por completo los labios de la grieta en la superficie

- Ejecución del sellado mediante la técnica de puenteo, consistente en la extensión de una banda de mástico, con menor penetración en la grieta, formando en superficie una banda de unos dos o tres milímetros de espesor, adherida completamente al pavimento a ambos lados de la grieta.

Antes de realizar el sellado se limpiará cuidadosamente el interior y los labios de la grieta o fisura mediante aire a presión.

El sellado se realizará mediante mástico en caliente. La utilización de másticos en frío deberá ser expresamente autorizada por la Dirección de Obra.

El empleo de másticos en caliente requiere además que los bordes de la grieta y su parte superficial se calienten previamente al sellado mediante una lanza térmica.

## 591.3.-	Medición y abono

La unidad de obra de sellado de grietas y fisuras se medirá y abonará según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Medición de la longitud de fisuras inyectadas en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios |  |

# PARTE 6.- Reparación Estructural

Capítulo 0.- Materiales básicos. Preparación de superficies

# Artículo 600.- Armaduras pasivas en hormigón estructural

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 600 del PG-3 y la EHE 08.

## 600.1.-	Definición

Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para armar el hormigón, formadas por barras de acero corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en celosía, cumpliendo lo especificado en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

## 600.2.-	Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU03J020 | kg | Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico. |

## 600.3.-	Descripción

Consiste esta Unidad en el suministro y colocación de las armaduras pasivas en las estructuras de hormigón armado y/o pretensado.

Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para armar el hormigón, formadas por barras de acero corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en celosía, cumpliendo lo especificado en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Los trabajos que se incluyen en la Unidad son:

- Preparación de las planillas de despiece de las armaduras.

- Cortado y doblado de las armaduras.

- Colocación de los separadores.

- Colocación de las armaduras.

- Atado o soldado de las armaduras, en su caso.

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 600 del PG-3.

## 600.4.-	Materiales

Las armaduras se ajustarán al tipo de acero indicado en los planos de Proyecto y en la definición de las unidades de obra incluidas en esta cláusula del Pliego. Llevarán grabadas las marcas de identificación definidas en la EHE.

El Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida, incluida la documentación relativa al marcado CE (Directiva 89/106/CEE) que llegue a obra, en los que se garanticen las características del material.

Las armaduras pasivas cumplirán los requisitos del Artículo 31º de EHE- 08.

Las barras corrugadas cumplirán los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36068:94 y en particular los indicados en el artículo 31.2 de EHE-08.

## 600.5-	Ejecución

Definición de planos de despiece de armaduras

El Contratista deberá someter a la aprobación técnica de la Dirección Facultativa, los planos de montaje de ferralla en obra, o en su caso, los esquemas y croquis necesarios para definir completamente los despieces, solapes, recubrimientos y esquemas reales de montaje de la armadura de obra. Dicha aprobación será previa a cualquier inicio de la ferralla del elemento afectado.

Los despieces de armaduras indicados en los planos son meramente orientativos. La empresa constructora será la responsable de los despieces finales a ejecutar. Dichos despieces se realizarán siguiendo las indicaciones de los planos, junto con los solapes, anclajes y radios de doblado indicados en la EHE-08.

Los planos de despiece a elaborar por el Contratista contendrán:

- Forma y medidas exactas de las armaduras de proyecto, según forma y dimensiones de las mismas indicadas en los planos de proyecto

- Indicación clara del lugar donde se producen los empalmes de armaduras y número y longitud de éstos

- Detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares de montaje

- Numeración de las armaduras en correspondencia con la numeración de las mismas en los planos de proyecto

- Expresión de los pesos totales de cada posición

Cuando en los planos de proyecto no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas barras, su distribución se hará de forma que el número de empalmes o solapes sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, realizar y entregar al Director de las obras los correspondientes esquemas de despiece.

El constructor, antes de realizar el montaje de las armaduras y mientras prepara las plantillas de los despieces, realizará un estudio del despiece adecuado para cumplir las distancias mínimas entre armaduras indicadas en la EHE-08 y poder realizar un correcto hormigonado de los elementos. Una vez colocada la armadura se confirmará que la distancia mínima entre ellas cumple con las prescripciones indicadas en la EHE-08. En caso de no cumplir las prescripciones anteriores, antes de hormigonar, se adoptarán las medidas oportunas para ajustar el armado y cumplir con las distancias mínimas entre armaduras. Dichas medidas deberán ser aprobadas por la dirección facultativa.

En aquellos elementos con importante densidad de armadura, antes del montaje, el contratista realizará unos planos con las armaduras previstas según el despiece, a doble línea y con los radios de doblado de la EHE-08., para verificar el cumplimiento de las distancias mínimas entre armaduras.

Elaboración de ferralla y colocación de armaduras pasivas

Las condiciones de elaboración y colocación de la ferralla, en lo que a disposición de separadores, doblado de las armaduras, distancias entre barras de armaduras, anclajes y empalmes se refiere, serán conformes a EHE-08.

En el caso de que la armadura presente un nivel de oxidación excesivo que pueda afectar a sus condiciones de adherencia, se procederá a su cepillado mediante cepillo de púas de alambre y se comprobará que la pérdida de peso de la armadura no excede del 1% y la altura de la corruga se encuentra dentro de lo indicado en apartado 31.2 de la Instrucción EHE-08.

Se autoriza el uso de la técnica de soldadura para la elaboración de la ferralla (según UNE 36832:97) siempre que se efectúe en taller con instalación industrial fija. Solamente en aquellos casos previstos en el proyecto y debidamente autorizados por la Dirección de Obra se admitirá la soldadura en obra para la elaboración de la ferralla.

Condiciones de durabilidad de las armaduras

La durabilidad de las armaduras está vinculada a la corrosión de éstas. Las armaduras deberán permanecer exentas de corrosión durante todo el período de vida útil de la estructura.

La agresividad del ambiente en relación con la corrosión de las armaduras viene definida por las clases generales de exposición según el apartado 8.2.2 de la EHE-08. En el cuadro de especificaciones técnicas incluido en planos se indica el ambiente correspondiente a cada unidad.

Para prevenir la corrosión se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Valores de recubrimiento nominal, indicados en el Artículo 37.2.4 de la Instrucción EHE-08.e indicados en el cuadro de materiales en planos.

- Se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico.

- Se prohíbe emplear materiales componentes que contengan iones despasivantes (cloruros, sulfuros y sulfatos) en proporciones superiores a los indicados en los Artículos 27, 28 y 29 de la EHE-08.

- Se deberá de cumplir que el contenido total de cloruros en un hormigón que contenga armaduras pasivas sea inferior a los límites indicados en el Artículo 37.4.1 de la EHE-08.

## 600.6.-	Recepción

| Parámetros de aceptación final | Normas de aplicación |
| --- | --- |
| Número de armaduras colocadas coincidente con planillas de despiece | Inspección visual |
| Recubrimientos mínimos superiores a los indicados en EHE-08. | Medición con cinta métrica |
| Longitudes de anclaje y solape según planillas de despiece y EHE-08. | Medición con cinta métrica |

## 600.7.-	Control de calidad

Se describe seguidamente el Control de Calidad de recepción de armaduras pasivas, cuyo objeto es garantizar que la obra terminada tiene las características de calidad, resistentes y funcionales, especificadas en proyecto, en virtud del control de calidad de los materiales empleados y del control de la ejecución.

Una vez realizados todos los controles de calidad durante la ejecución de la unidad aquí indicados, su aceptación final se realizará basándose en los criterios especificados en el epígrafe de Aceptación final de esta cláusula.

### 600.7.1.	Control de calidad de materiales

Será de aplicación todo lo expuesto en el EHE-08 sobre el control de calidad del acero.

Se establece un control a nivel normal para aceptar la calidad del acero.

Podrán emplearse tanto aceros certificados como no certificados, según la definición de EHE-08. En los casos de aceros no certificados el control de calidad de materiales debe realizarse previamente al hormigonado, mientras que con aceros certificados el control se realizará antes de la puesta en servicio de la estructura.

Los controles de calidad a realizar se indican en la tabla siguiente:

| Control | Norma de referencia |
| --- | --- |
| Control de armaduras de productos certificados | EHE-08. |
| Control de armaduras de productos no certificados | EHE-08. |
| Control de comprobación de soldabilidad Nº de armaduras inferior a las necesarias para suplementar a aquellas con pérdida de sección superior al 10% | EHE-08. EHE-08. |

De acuerdo con el control de calidad establecido en el presente Proyecto se llevaran también a cabo los siguientes ensayos:

| Ensayo | Norma |
| --- | --- |
| Tracción simple | UNE EN 15630 |
| Alargamiento en rotura | UNE EN 15630 |
| Alargamiento bajo carga máxima | UNE EN 15630 |
| Doblado-desdoblado | UNE EN 15630 |
| Sección equivalente y desviación de masa | UNE EN 15630 |
| Altura de corruga | UNE EN 15630 |
| Comprobación de geometría de la ferralla armada |  |

Los criterios de aceptación o rechazo son los indicados en EHE-08.

## 600.8.-	Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Número de armaduras inferior a las indicadas en las planillas de despiece | No se acepta, se corregirá el número de armaduras y los gastos serán por cuenta del Contratista |
| Recubrimientos mínimos inferiores a los indicados en EHE-08. | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. |
| Recubrimientos mínimos iguales o superiores a 50 mm., salvo indicación expresa en planos. | Se dispondrá una malla de reparto en medio del espesor de recubrimiento con una cuantía según EHE-08. |
| Longitudes de anclaje y solape inferiores a las indicadas en planillas de despiece y EHE-08. | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. Se dispondrán barras adicionales de solape o anclaje, con longitud y disposición que deberá ser aprobada explícitamente por la Dirección Facultativa. |

## 600.9.-	Medición y abono

Los criterios específicos de medición para la unidad de obra de acero pasivo se indican en la siguiente tabla:

| Unidad de medida | Kg. |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Kilogramos de armadura realmente puesta en obra, deducidos de las planillas de despiece y supervisados en el Control de Ejecución. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | En el precio están incluidas ataduras y todos los materiales necesarios para la colocación de las armaduras. También incluye el suministro, transporte, enderezado, corte, doblado y colocación, así como la mano de obra, equipos y medios auxiliares necesarios para su correcta puesta en obra. También se incluyen los solapes no definidos en los planos. Los despuntes no serán objeto de medición. No serán de abono independiente las armaduras pertenecientes a elementos prefabricados, si su medición está incluida en la unidad de elemento prefabricado correspondiente. |

# Artículo 601.- Barras de Pretensado

## 601.1.-	Definición

Se denominan barras de pretensado aquellos productos de acero de alta resistencia, de sección maciza (circular o poligonal) que se suministran solamente en forma de elementos rectilíneos.

## 601.2.-	Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| U02010101 | m | Acero especial de altas resistencias en barras de 50mm de diámetro para pretensar i/ vainas y todos los accesorios necesarios, los anclajes activo y pasivo, acopladores, elementos de protección (capot), todas las operaciones y equipos de tesado, las operaciones y equipos de inyección, el sellado de cajetines. |
| UN2cC0REF001 | m3 | Suministro y vertido o bombeo de mortero fibrorreforzado de retracción controlada, fluido y de altas resistencias, tipo Mapregrout Colabile o similar, aplicado mediante máquina vertido o bombeo con mezcladora forzada, para recrecidos de puentes o viaductos. |

## 601.3.-	Descripción de los trabajos

En este artículo se contemplan los siguientes trabajos:

-	Preparación del tacón para tesado de las barras

-	Enfilado de las barras

-	Preparación y ejecución de los anclajes

-	Tesado de las barras

-	Inyección de mortero fluido fibrorreforzado

-	Disposición de los elementos de protección, capot metálico en zona inferior

-	Hormigonado de la zona hidrodemolida con el mismo mortero con el que se ha ejecutado el tacón.

## 601.4.-	Materiales

Barras

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

Las características de las barras de pretensado cumplirán las especificaciones indicadas en los apartados 32.2 y 32.4, según el caso, de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.

En concreto, las barras a disponer como refuerzo deberán cumplir las siguientes especificaciones:

La carga unitaria máxima no será inferior a 980 N/mm2. El límite elástico estará comprendido entre el 75 y el 90 por ciento de la carga unitaria máxima, esta relación deberán cumplirla no solo los valores mínimos garantizados, sino también los correspondientes a cada una de las barras ensayadas.

Una vez inyectados los taladros con lechada de cemento y tras el tesado de las barras, se dispondrá un capot metálico en el extremo inferior de cada barra que quedará relleno con grasa a modo de protección.

Mortero fluido R4

Asimismo, de forma previa al tesado de las barras se deberá ejecutar el tacón definido en planos con un mortero estructural R4 fibrorreforzado de retracción controlada, de consistencia fluida, tipo Mapegrout Colabile de Mapei o similar, cuya resistencia a compresión sea superior a 45Mpa. Se empleará asimismo en el refuerzo de barras pasivas.

Para ello, se preparará el encofrado y el armado necesario especificado en planos y se ejecutará de la siguiente manera:

MEZCLADO

Mezclar con medios mecánicos el material al menos durante 3-4 minutos. Se respetará escrupulosamente la cantidad de agua de amasado recomendada con objeto de evitar pérdida de resistencias del mortero endurecido y sangrado e incremento de retracción en el mortero fresco.

Para la preparación de la mezcla del mortero se debe seguir las instrucciones que describen la ficha técnica.

Para el mezclado se usará la maquina Putzmeister S-5 o similar, dado que tiene incorporada en su estructura mezcladora de mortero fino de hasta 6 mm.

APLICACIÓN

De forma previa a la ejecución de este mortero, será necesario picar la superficie de hormigón descubriendo las armaduras y preparando la superficie de modo que se presente una elevada rugosidad que garantice la correcta adherencia del mortero a la estructura y se mejore la transmisión de los esfuerzos.

El vertido o bombeo del Mapegrout Colabile de Mapei o similar se realizará de forma continua evitando vibraciones o sacudidas sobre el mortero bajo encofrado.

El bombeo o vertido se realizará desde un solo lado para facilitar la salida del aire, asegurando el completo relleno de la superficie a reparar en los voladizos del puente, pudiendo emplear una varilla en caso necesario para vibrar el mortero.

Para el bombeo o vertido se realizará una vez mezclado el material con el agua de amasado correcto usando la maquina Putzmeister Mixokret S-5 o similar capaz de transportar mortero con espesores máximos de 16 mm.

Se procede al relleno por el sistema de bombeo a baja presión. Una vez mezclado el mortero, se impulsa a través de las mangueras de bombeo hacia el interior del encofrado de los voladizos del puente.

Para asegurar un correcto curado se deberá proteger del calor y de viento excesivo.

El grout sobrante podrá eliminarse o cortarse a la forma deseada cuando haya iniciado su endurecimiento y antes de que haya desarrollado sus resistencias.

CURADO.

Es el conjunto de operaciones necesarias para evitar la evaporación o la pérdida de agua de amasado de grout.

Se deberá tener cuidado con el aire que se pueda producir en el puente para que no provoque una evaporación rápida del grout, para ello se podrán utilizar láminas filmógenas que protejan el recubrimiento del motero o riego con agua en función de la temperatura y aire en el exterior en el puente.

CURADORES INTERNOS.

Debido a la aplicación posterior del un producto de protección no se aconseja la utilización de curadores internos.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la aplicación de las diferentes capas de la reparación se deberán observar las temperaturas del soporte, de los materiales y del ambiente indicadas en las fichas técnicas de cada uno de los productos a emplear. Básicamente debe entenderse una temperatura mín. de + 5 º C para su correcta aplicación.

Este mismo mortero se ejecutará para relleno de la zona hidrodemolida.

La humedad relativa permisible durante la aplicación será la indicada en las fichas técnicas de cada uno de los productos. Básicamente existe una limitación en el 85 %.

Debido a la aplicación de morteros cementosos se deberá proteger del viento estos morteros para evitar una desecación rápida y así evitar las microfisuraciones. Por ello deberá realizarse durante la época en la que las condiciones meteorológicas sean lo más favorables posibles para evitar tiempos muertos y deficiencias indeseables.

Este mismo mortero fluido se utilizará para la inyección de los taladros una vez realizados los refuerzos con las barras de acero, así como para la reconstrucción de la geometría hidrodemolida.

## 601.5.-	Suministro

La calidad de las barras de pretensado estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 316 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las barras de pretensado será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.

Cada lote de barras deberá llevar una identificación en la que figuran de forma indeleble la marca del fabricante, el tipo y grado del acero, el diámetro nominal de la barra y un número que permita identificar la colada o lote.

## 601.6.-	Almacenamiento

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 32.7 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.

## 601.7.-	Recepción

Para efectuar la recepción de las barras de pretensado será necesario realizar ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicadas en el apartado 90.5 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.

## 601.8.-	Medición y Abono

Los criterios específicos de medición para la unidad de obra de acero en barras de pretensar se indican en la siguiente tabla:

| Unidad de medida | Metros (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros de barra realmente ejecutados |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | En el precio están incluidas ataduras y todos los materiales necesarios para la colocación de las armaduras. También incluye el suministro, transporte, enderezado, corte, doblado y colocación, anclajes, acopladores, tesado, inyección, protección con capot, así como la mano de obra, equipos y medios auxiliares necesarios para su correcta puesta en obra. También se incluyen los solapes no definidos en los planos. Los despuntes no serán objeto de medición. No serán de abono independiente las armaduras pertenecientes a elementos prefabricados, si su medición está incluida en la unidad de elemento prefabricado correspondiente. |

Los criterios específicos de medición para la unidad de obra de mortero fluido se indican en la siguiente tabla:

| Unidad de medida | Metros cúbicos (m3). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Volumen de mortero realmente ejecutado y terminado, dependiendo de la aprobación por parte de la Dirección de Obra cuyo criterio dará por válido o no los vertidos ejecutados, definiendo la propia Dirección de Obra el tratamiento de las no conformidades y sus penalizaciones en la ejecución de la presente unidad de obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

## 601.9.-	Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.

# Artículo 610.- Hormigones

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 610 del PG-3 y la EHE 08.

## 610.1.-	Aplicación

Las prescripciones contenidas en esta cláusula son de aplicación a las unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mE04MM020 | m3 | Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C. |
| UA04CM050 | m3 | Hormigón en masa HM-25/P/20/I, elaborado en central, para creación de dado de hormigón en relleno de zanja de canal reja, con espesor de 15 cm en cada lado, incluso vertido, vibrado y colocación, según normas del fabricante del canal reja. Totalmente terminado. |
| mU03FA050 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y vibrado, en soleras y alzados de galerías de servicio, colectores, cámaras y pozos o arquetas de saneamiento, ejecutados en zanja a cualquier profundidad, con HM-20/P/40 (CEM-II ), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica. |
| UN00207 | m3 | Hormigón para armar HA-35/P/20/ IIa, compuesto de 325 kg de cemento tipo CEM III A 42,5, 750 kg de GRAVA de Caliza machaqueo 12/25 mm, 200 kg de GRAVILLA de Caliza machaqueo 4/12 mm y 1170kg de ARENA de Caliza machaqueo 0/4 mm, incorporando agente expansivo para la preparación de hormigón con retracción compensada, tipo Rheomac 100 de BASF o similar con una dosificación de 18 Kg/m3 y superplastificante reductor de agua de alta actividad tipo Glenium SKY 694 de BASF o similar al 0,7 % s.pc. y microfibras de polipropileno tipo Masterfiber 22 de BASF o similar con una dosificación de 600 gr/m3., elaborado en obra, para vertido directamente sobre el armado de la viga de soporte del pretil, incluso vertido y extendido, vibrado y colocado según EHE-08. |
| UA001203 | m3 | Suministro y colocación de hormigón HA-35/P/20/IIb, con árido rodado de diámetro máximo 20 mm y consistencia plástica. Elaborado, transportado y puesto en obra según instrucción EHE, incluso limpieza previa, vibrado y curado. Totalmente terminado. |
| mU03AH030 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza en masa tipo HL150/P/20 fabricado in situ o prefabricado con cemento CEM-II, con árido procedente de cantera de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica, colocado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza y/o rellenos. |
| UN00640106 | m3 | Suministro y colocación de hormigón HNE-15 en zanja, sobre capa de arena y con tubo de polietileno embebido para protección de conductor. Totalmente terminado. |
| cC04EE001 | m3 | Hormigón HA-30/B/20/IIA incluido aditivos y adiciones necesarias para asegurar una correcta puesta en obra incluso vibrado, suministro, comprobación de consistencia, preparación de juntas, vertido y curado, totalmente acabado. |

En concreto en este caso, se trata de una unidad de hormigón de limpieza, por lo que no requiere unas especificaciones tan exigentes como las que se desarrollan en este artículo. No obstante, se ha mantenido el desarrollo completo del artículo porque llegado el caso de tener que utilizar cualquier otro tipo de hormigón durante la reparación, este artículo será el de aplicación.

Consiste esta Unidad en el suministro, vertido y vibrado del hormigón para la ejecución de estructuras de hormigón en masa, armado o pretensado, en las cuales el hormigón quede contenido por el terreno y/o por encofrados.

Los trabajos que se incluyen en la Unidad son:

- Suministro del hormigón

- Comprobación de la plasticidad del hormigón y toma de muestras según las especificaciones de frecuencia de muestreo indicadas en el control de calidad.

- Preparación de las juntas de hormigonado, mediante limpieza y eliminación de lechadas de mortero y aplicación, si es necesario, de los productos específicos para juntas de hormigonado.

- Vertido y compactación del hormigón.

- Ejecución de juntas de contracción en el caso del hormigón ligero a disponer sobre la losa.

- Curado del hormigón.

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 610 del PG-3.

## 610.2.-	Materiales

Los materiales deberán cumplir lo estipulado en la instrucción de hormigón estructural EHE-08. En particular, serán de aplicación los siguientes artículos y normas:

Cementos:

Los cementos cumplirán la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos y las prescripciones de la EHE-08. La utilización de cementos se ajustará a lo indicado en la siguiente tabla, salvo indicación contraria en planos o del Director de Obra:

| Tipo de Hormigón | Tipo de cemento |
| --- | --- |
| Elementos en contacto con el terreno | CEM I 32.5 ó 32.5R En aquellos casos que así se indique en planos o por indicación de la D.O., se empleará cemento puzolánico CEM II/A-P SR (con características sulforresistentes) |
| Resto de elementos de hormigón armado | CEM I 32.5 ó 32.5R |
| Elementos de hormigón pretensado | Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM II/A-D, de la clase 42.5 ó 42.5R |

Las condiciones de suministro, almacenamiento y utilización de cementos se ajustarán a las prescripciones de EHE-08.

Todas las partidas de cemento suministradas vendrán acompañadas del preceptivo marcado CE.

Agua

Se prohíbe expresamente el empleo de agua de mar para el amasado o curado del hormigón armado o pretensado. Podrá, sin embargo, emplearse agua de mar o aguas salinas análogas para amasados y curados del hormigón en masa que no contenga armadura alguna.

La utilización de agua para el amasado y curado se ajustará a las prescripciones de la EHE-08.

Áridos

Se prohíbe expresamente el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. Podrán emplearse como áridos para la fabricación de hormigones, arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderúrgicas apropiadas.

Las condiciones de los áridos en cuanto a designación, tamaño, suministro y almacenamiento se ajustarán a las especificaciones de EHE-08.

Los áridos provenientes de cantera dispondrán del preceptivo marcado CE.

Aditivos y otros componentes del hormigón

El empleo de adiciones o aditivos no podrá hacerse en ningún caso sin el conocimiento del peticionario y la expresa autorización de la Dirección de Obra. La utilización de aditivos se ajustará a lo dispuesto en la Instrucción EHE-08.

Las especificaciones de los aditivos y condiciones de suministro y almacenamiento se ajustarán a lo expuesto en la citada EHE.

Se tendrán en cuenta además las siguientes condiciones de utilización de los aditivos:

- En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.

- En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia, no podrán utilizarse aditivos que contengan carácter de aireantes. Estos productos podrían perjudicar la adherencia entre el hormigón y la armadura.

## 610.3.-	Tipos de hormigón

Los tipos de hormigones a emplear son los siguientes:

| Tipo | Empleo |
| --- | --- |
| HA-35/P/20/IIa | Base del nuevo sistema de contención |
| HNE-15 | Sobre arena en zanja para tubos |

## 610.4.-	Dosificación del hormigón

Las cantidades mínimas de cemento por metro cúbico de hormigón y la máxima relación agua/cemento son función de la clase de exposición, definida en la tipificación de los hormigones indicada en las respectivas unidades de medición, y serán conformes a las condiciones exigidas en EHE-08. La dosificación del hormigón se ajustará asimismo a las especificaciones de EHE-08.

Condiciones de resistencia y durabilidad del hormigón

La utilización de hormigones de resistencia inferior a 20 N/mm², no contemplados en la Instrucción EHE-08, estará limitada exclusivamente a unidades de obra no estructurales como los hormigones de limpieza. Quedan expresamente excluidos los hormigones para armar con resistencia de proyecto inferior a 25 N/mm². Los valores mínimos de resistencia se ajustarán a los requisitos de EHE-08.

Los requisitos de durabilidad del hormigón cumplirán las especificaciones de EHE-08, específicamente los siguientes aspectos:

- Resistencia del hormigón frente a la helada.

- Resistencia del hormigón frente al ataque por sulfatos.

- Resistencia del hormigón frente al ataque del agua del mar.

- Resistencia del hormigón frente a la erosión.

- Resistencia frente a la reactividad álcali-árido.

## 610.6.-	Ejecución

Puesta en obra del hormigón

La puesta en obra del hormigón, en lo que a colocación, compactación y técnicas especiales se refiere, se ajustará a las prescripciones de EHE-08.

El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada estructura que ha de ser aprobado por la Dirección de Obra. El plan de hormigonado explicitará la forma, medios y proceso que el contratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón.

El plan ha de constar de:

- Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de hormigón a utilizar en cada unidad.

- Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado.

Para cada unidad ha de constar:

- Sistema de hormigonado (mediante bomba, grúa y cubilote, canaleta, vertido directo…).

- Características de los medios mecánicos.

- Personal.

- Vibradores (características, tipo y vibradores de recambio en caso de avería).

- Secuencia de relleno de moldes.

- Medios para evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de personal y medios.

- Medidas de seguridad del personal.

- Sistema de curado del hormigón.

La docilidad del hormigón se medirá por su consistencia, indicada en los planos y en las unidades de medición de hormigones indicadas en este Pliego, siguiendo las indicaciones de la EHE-08.

El Contratista podrá aumentar la fluidez indicada en planos y pliego mediante el uso de fluidificantes, siempre que justifique su empleo y establezca, de acuerdo al suministrador del producto, las condiciones adecuadas de uso del mismo que garanticen que el producto, añadido en las condiciones citadas, no altera las condiciones resistentes y de durabilidad del hormigón.

En estos casos el Contratista definirá las condiciones de utilización del fluidificante (vertido en planta o en obra, y en qué proporciones), y, en función de éstas, establecerá la caracterización del hormigón mediante un doble control de consistencia. Primero, en planta, una vez amasado el hormigón y añadido el fluidificante que se disponga en planta, y, después, “in situ” previamente al vertido en el encofrado, una vez añadido ya el fluidificante en obra. El Contratista establecerá los rangos de asiento en cono de Abrams esperables en cada fase (planta y obra) que servirán de criterio de aceptación de la amasada (camión) tanto en planta como en obra. Para la correcta determinación de estos parámetros será precisa la realización de una campaña de ensayos previos que permita caracterizar adecuadamente el hormigón y fijar su dosificación. Esta campaña de ensayos previos y determinación de las condiciones de uso del fluidificante y dosificación correcta del hormigón podrá ser exigida por la Dirección de Obra sin coste adicional al objeto de obtener las condiciones óptimas de dosificación y consistencia que garanticen en obra simultáneamente la resistencia, durabilidad y condiciones de puesta en obra necesarias.

Curado del hormigón

La técnica de curado del hormigón se ajustará a las siguientes prescripciones, además de las generales relativas al curado recogidas en EHE-08:

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se han de mantener húmedas las superficies del hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo de:

7 días en tiempo húmedo y condiciones normales.

15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en contacto con aguas o filtraciones agresivas.

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se ha de garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de agua, materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de riego continuo o cubrición completa mediante plásticos.

En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la D.O., se han de cumplir las especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el vigente Artículo 285 del PG 3, incluido en la O.M. 475/2002 de 13/02/2002, en particular todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación, secado y dotación, así como a los ensayos de control del material y de su eficacia.

Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento

ACEPTACIÓN FINAL

| Parámetros de aceptación final | Procedimiento / Normas de aplicación |
| --- | --- |
| Ausencia de coqueras superficiales. | Inspección visual |
| Resistencias características a 28 días iguales o superiores a las indicadas en la designación de las distintas unidades de obra de hormigón. | EHE-08 |
| Tolerancias dimensionales. | EHE-08 |
| Tamaño máximo de fisuras bajo la acción de las cargas permanentes en elementos armados y pretensados. | Inspección visual y medición con fisurómetro. Parámetros de aceptación según EHE-08. |

TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Existencia de coqueras superficiales. | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. |
| Disminución de resistencia característica. | Condiciones de aceptación según EHE-08. |
| Tolerancias dimensionales superiores, al alza o la baja, a las especificadas. | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. Si no es posible la reparación y la unidad terminada es admisible desde el punto de vista estructural y funcional, se aceptará la unidad abonando el 90% del precio del C.P. nº 1 |
| Existencia de fisuras en elementos pretensados o armados, superiores a los límites admisibles según ambiente de exposición. | Las fisuras se inyectarán y los gastos serán por cuenta del Contratista. |

## 610.7.-	Control de calidad

Se describe seguidamente el control de calidad de recepción de hormigones y de los materiales componentes excepto armaduras, cuyo control de calidad se define en la cláusula correspondiente de este Pliego. El objeto del control de calidad de recepción es garantizar que la obra terminada tiene las características de calidad, resistentes y funcionales, especificadas en proyecto, en virtud del control de calidad de los materiales empleados y del control de la ejecución.

Una vez realizados todos los controles de calidad durante la ejecución de la unidad aquí indicados, su aceptación final se realizará basándose en los criterios especificados en el epígrafe de Aceptación final de este Artículo.

### Control de calidad de materiales

El control de calidad de materiales se realizará acorde al Título 8º-Control de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.

El control de calidad de los materiales comprende las siguientes actividades:

Control de los componentes del hormigón

Control de calidad del hormigón, que comprende, a su vez:

  - Control de la consistencia

  - Control de la resistencia

  - Control de las especificaciones relativas a la durabilidad

Seguidamente se indican los controles y las particularidades de aplicación a este Pliego.

| Control de los componentes del hormigón |  |
| --- | --- |
| El control de los componentes del hormigón se realizará según las prescripciones de EHE-08. Si la central productora dispone de un Sello de Marca de Calidad o distintivo reconocido análogo, no será necesario realizar controles de calidad de los materiales componentes del hormigón. En caso contrario, los controles a realizar son los indicados en los siguientes artículos de la instrucción EHE-08: |  |
| Control | Norma |
| Control del cemento | EHE-08 |
| Control del agua de amasado | EHE-08 |
| Control de los áridos | EHE-08 |
| Control de aditivos y otros componentes del hormigón | EHE-08 |

| Control de la calidad del hormigón |  |
| --- | --- |
| El control de calidad del hormigón comprende el control de la consistencia, de la resistencia y de la durabilidad. La toma de muestras se realizará según la norma UNE 83300:84 |  |
| Control | Norma |
| Control de la consistencia del hormigón | EHE-08 |
| Control de la resistencia del hormigón | EHE-08 |
| El control de la resistencia del hormigón comprende los siguientes tipos de ensayos: |  |
| - Ensayos previos, destinados a establecer la dosificación inicial. Si los hormigones se fabrican con dosificaciones ya sancionadas por la práctica no serán necesarios los ensayos previos, salvo indicación expresa de la Dirección Facultativa. | EHE-08 |
| - Ensayos característicos, destinados a sancionar la dosificación definitiva y los medios de fabricación. Al igual que los ensayos previos, no serán necesarios ensayos característicos si los hormigones se fabrican con dosificaciones ya sancionadas por la práctica, salvo indicación expresa del Director de Obra. | EHE-08 |
| - Ensayos de control, destinados a comprobar, a lo largo de la ejecución, que la resistencia característica de la obra es igual o superior a la indicada para cada uno de los tipos de hormigón. Los ensayos de control son preceptivos. Este Pliego establece como modalidad de control para la obra la Modalidad 3, Control estadístico del hormigón | EHE-08 |
| Control de la durabilidad del hormigón | EHE-08 |
| El control de la durabilidad del hormigón se llevará a cabo con los siguientes controles: - Control documental de las hojas de suministro, a fin de verificar el cumplimiento de la limitación de la relación agua/cemento especificada en el cuadro de materiales para cada tipo de hormigón. |  |
| - Control de la profundidad de penetración de agua, que se establece como preceptivo para esta obra al ser el ambiente de exposición III, ambiente marino | UNE 83309:90 EX |

Los criterios de aceptación o rechazo para cada uno de los ensayos se indican en los artículos de la EHE-08 indicados. En el caso de que los resultados de los ensayos de resistencia ofrezcan valores inferiores al 90% de la resistencia característica especificada en proyecto para cada tipo de hormigón, la Dirección Facultativa podrá requerir la realización de ensayos de información complementaria del hormigón de cualquiera de los tipos indicados a continuación:

| Ensayos de información complementaria del hormigón |  |
| --- | --- |
| A requerimiento de la Dirección Facultativa, cuando la resistencia obtenida del control de resistencia sea Indicados también cuando se efectúe hormigonado en tiempo frío o para garantizar el adecuado comportamiento estructural al realizar el descimbrado o desencofrado |  |
| Control | Norma |
| Tipo a, fabricación de probetas y curado en condiciones análogas a las reales de la obra | EHE-08 |
| Tipo b, extracción de probetas de hormigón endurecido | EHE-08 |
| Tipo c, ensayos no destructivos | EHE-08 |

### Control de ejecución

El hormigón se dividirá en lotes según las indicaciones de la Tabla 86.5.4.1. de EHE-08 08.

## 610.10.-	Medición y abono

Los criterios particulares de medición para la unidad de obra de hormigón del presente Artículo se indican en la tabla siguiente:

| Unidad de medida | Metro cúbico (m³). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Volumen de hormigón medido sobre planos de proyecto. Las desviaciones del hormigón realmente puesto en obra sobre las mediciones teóricas serán debidamente justificadas a la Dirección Facultativa para que resulten de abono. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. El empleo de cemento sulforresistente se considera incluido en el precio de las unidades de hormigón que así lo requieran. El hormigón en elementos prefabricados no es objeto de medición y abono independiente, sino que se incluye en la unidad del elemento prefabricado correspondiente. |

# Artículo 610a.- Hormigones ligeros

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 610 del PG-3 y la EHE 08.

## 610a.1.-Aplicación

Las prescripciones contenidas en esta cláusula son de aplicación a las unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 06.03 | m3 | Hormigón ligero HLNE-150 (densidad 1400 kg/m3) con cemento CEM II 42,5 R, arena natural y arcilla expandida en sacos, 0,9% de superplastificante; incluso apertura y cierre de juntas de contracción y encofrados en zonas de juntas estructurales, y carga y transporte a pie de obra. Totalmente terminado. |

Consiste esta Unidad en el suministro, vertido y vibrado del hormigón para la ejecución de un recrecido de hormigón ligero el tablero, bajo el pavimento, en sustitución de la capa de macadam del puente actual.

Los trabajos que se incluyen en la Unidad son:

- Dosificación del hormigón y definición de especificaciones técnicas garantizadas por el suministrador, con especial relevancia en la definición de la resistencia y la densidad.

- Suministro del hormigón

- Comprobación de la plasticidad del hormigón y toma de muestras según las especificaciones de frecuencia de muestreo indicadas en el control de calidad.

- Preparación de las juntas de hormigonado, mediante limpieza y eliminación de lechadas de mortero y aplicación, si es necesario, de los productos específicos para juntas de hormigonado.

- Vertido y compactación del hormigón.

- Ejecución de juntas de contracción en el hormigón ligero a disponer sobre la losa de la estructura.

- Curado del hormigón.

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 610 del PG-3.

## 610a.2.- Materiales

Los materiales deberán cumplir lo estipulado en la instrucción de hormigón estructural EHE-08. En particular, serán de aplicación los siguientes artículos y normas:

Cemento:

Los cementos cumplirán la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos y las prescripciones de la EHE-08. Se empleará el cemento CEM II 42,5 R salvo indicación contraria del Director de Obra.

Las condiciones de suministro, almacenamiento y utilización de cementos se ajustarán a las prescripciones de EHE-08.

Todas las partidas de cemento suministradas vendrán acompañadas del preceptivo marcado CE.

Agua

Se prohíbe expresamente el empleo de agua de mar para el amasado o curado del hormigón.

La utilización de agua para el amasado y curado se ajustará a las prescripciones de la EHE-08.

Arena y arcilla expandida

Las condiciones de la arena y arcilla expandida en cuanto a designación, tamaño, suministro y almacenamiento se ajustarán a las especificaciones de EHE-08. Asimismo, dispondrán del preceptivo marcado CE.

Se empleará una mezcla a base de arenas con granulometría de 0-4 mm y arlita o arcilla expandida. La arlita a emplear presentará las siguientes características:

| Granulometría: |  |  |  |  |  | 2-10 mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Densidad: |  |  |  |  | aprox. 380 kg/m3 |  |
| Resistencia a la fragmentación: |  |  |  |  | 2 MPa |  |
| Temperatura máxima de utilización: |  |  |  |  | 1.150ºC |  |
| Contenido de cloruros |  |  |  |  | < 0.1% |  |
| Sulfatos solubles en ácido: |  |  |  |  | < 0.4 % |  |
| Absorción de agua: |  |  |  |  | < 34% masa seca |  |

Aditivos y otros componentes del hormigón

Se empleará un aditivo plastificante con propiedades polifuncionales tipo MasterPozzolith 7001 de BASF o similar, que mejore la docilidad, la resistencia y la durabilidad, salvo indicación contraria en planos o del Director de Obra. Su dosificación está comprendida entre el 0.5% y el 1.5% del peso de cemento.

Su empleo no podrá hacerse en ningún caso sin el conocimiento del peticionario y la expresa autorización de la Dirección de Obra.

En cualquier caso, la utilización de aditivos se ajustará a lo dispuesto en la Instrucción EHE-08. Asimismo, las especificaciones de los aditivos y condiciones de suministro y almacenamiento se ajustarán a lo expuesto en la citada EHE.

No podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.

## 610a.3.- Tipos de hormigón

Los tipos de hormigones a emplear son los siguientes:

| Tipo | Empleo |
| --- | --- |
| HORMIGÓN LIGERO HLNE-15 | Capa entre losa y pavimento para que el espesor de éste no sea superior a 8cm, realizando una transición adecuada en accesos. |

## 610a.4.- Dosificación del hormigón

Las cantidades mínimas de cemento por metro cúbico de hormigón y la máxima relación agua/cemento son función de la clase de exposición, definida en la tipificación de los hormigones indicada en las respectivas unidades de medición, y serán conformes a las condiciones exigidas en EHE-08. La dosificación del hormigón se ajustará asimismo a las especificaciones de EHE-08.

El hormigón deberá tener un contenido mínimo de cemento de 300 kg/m3.

Condiciones de resistencia y durabilidad del hormigón

La resistencia de proyecto del hormigón ligero no será inferior a 15 MPa, de acuerdo a lo establecido en la Instrucción EHE-08.

Los requisitos de durabilidad del hormigón cumplirán las especificaciones de EHE-08, específicamente los siguientes aspectos:

- Resistencia del hormigón frente a la helada.

- Resistencia del hormigón frente al ataque por sulfatos.

- Resistencia del hormigón frente a la erosión.

En definitiva, la dosificación del hormigón dará como resultado un hormigón ligero de resistencia característica mínima de 15 MPa, densidad de 1400 kg/m3 y condiciones óptimas de durabilidad para el ambiente de exposición IIa.

## 610a.6.- Ejecución

Puesta en obra del hormigón

La puesta en obra del hormigón, en lo que a colocación, compactación y técnicas especiales se refiere, se ajustará a las prescripciones de EHE-08.

El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado que ha de ser aprobado por la Dirección de Obra. El plan de hormigonado explicitará la forma, medios y proceso que el contratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón.

El plan ha de constar de:

- Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de hormigón a utilizar en cada unidad.

- Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado.

Para cada unidad ha de constar:

- Sistema de hormigonado (mediante bomba, grúa y cubilote, canaleta, vertido directo…).

- Características de los medios mecánicos.

- Personal.

- Vibradores (características, tipo y vibradores de recambio en caso de avería).

- Secuencia de relleno de moldes.

- Medios para evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de personal y medios.

- Medidas de seguridad del personal.

- Sistema de curado del hormigón.

La docilidad del hormigón se medirá por su consistencia, indicada en los planos y en las unidades de medición de hormigones indicadas en este Pliego, siguiendo las indicaciones de la EHE-08.

El Contratista podrá aumentar la fluidez indicada en planos y pliego mediante el uso de fluidificantes, siempre que justifique su empleo y establezca, de acuerdo al suministrador del producto, las condiciones adecuadas de uso del mismo que garanticen que el producto, añadido en las condiciones citadas, no altera las condiciones resistentes y de durabilidad del hormigón.

En estos casos el Contratista definirá las condiciones de utilización del fluidificante (vertido en planta o en obra, y en qué proporciones), y, en función de éstas, establecerá la caracterización del hormigón mediante un doble control de consistencia. Primero, en planta, una vez amasado el hormigón y añadido el fluidificante que se disponga en planta, y, después, “in situ” previamente al vertido en el encofrado, una vez añadido ya el fluidificante en obra. El Contratista establecerá los rangos de asiento en cono de Abrams esperables en cada fase (planta y obra) que servirán de criterio de aceptación de la amasada (camión) tanto en planta como en obra.

Se tendrá en cuenta que el asentamiento en el tronco de cono es debido a la deformación del hormigón bajo su propio peso. En este sentido, la densidad del hormigón ligero es inferior a la del hormigón convencional, razón por la cual ofrece mayor docilidad para asentamientos equivalentes. Por este motivo no se considera prudente superar el límite superior para la consistencia fluida, aun con el empleo de aditivos superfluidificantes.

Para la correcta determinación de estos parámetros será precisa la realización de una campaña de ensayos previos que permita caracterizar adecuadamente el hormigón y fijar su dosificación. Esta campaña de ensayos previos y determinación de las condiciones de uso del fluidificante y dosificación correcta del hormigón podrá ser exigida por la Dirección de Obra sin coste adicional al objeto de obtener las condiciones óptimas de dosificación y consistencia que garanticen en obra simultáneamente la resistencia, durabilidad y condiciones de puesta en obra necesarias.

La puesta en obra del hormigón ligero será realizada de forma cuidadosa por personal especializado. La ejecución de esta unidad conforma la primera capa del paquete de firme previsto en la estructura.

Así pues, el hormigón ligero se verterá sobre las bovedillas metálicas de encofrado perdido de la estructura, las cuales habrán quedado descubiertas tras las tareas de fresado del firme existente y demolición de capa de tierras incluidas en el Artículo 590.- Fresado del firme y en el Artículo 301.- Demoliciones y desmontajes del presente Pliego. Antes del vertido del hormigón se verificará que la superficie de las bovedillas presenta una limpieza y regularización adecuada. En este sentido, cualquier daño que presenten las bovedillas que constituyan pérdidas de sección recuperables se repararán mediante el uso de resina epoxi tal como se indica en el Artículo 699.- Reparación y protección de superficies metálicas de este Pliego.

La compactación del hormigón ligero exige mayor energía de vibración que la demandada por un hormigón convencional. En consecuencia, la compactación se realizará reduciendo la separación entre las posiciones consecutivas de los vibradores al 70% de la utilizada para un hormigón convencional.

No obstante, se tendrá en cuenta que la tendencia a la flotación de las bolas de arlita crece con vibraciones excesivas. Por este motivo, se deberán tomar precauciones especiales, empleando vibradores de superficie que introduzcan los áridos ligeros en la masa de modo que queden recubiertos por la lechada.

Por otra parte, el acabado presentará una regularidad superficial y unas condiciones de humedad adecuadas para permitir la adherencia óptima de los tratamientos posteriores a ejecutar sobre la capa de hormigón ligero.

En cuanto a las juntas de contracción a ejecutar en el hormigón ligero, éstas se dispondrán cada 5m. Para ello, se podrá cortar con radial sobre el hormigón con arlita fresco, concentrándose así la deformación por retracción en dichas juntas.

Posteriormente, una vez fraguado este hormigón y antes de la regularización superficial con mortero (Artículo 611a.- Mortero de nivelación), se retacarán dichas juntas, quedando con ello selladas las fisuras que hayan podido aparecer en este periodo de tiempo.

Curado del hormigón

La técnica de curado del hormigón se ajustará a las siguientes prescripciones, además de las generales relativas al curado, recogidas en EHE-08:

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se han de mantener húmedas las superficies del hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo de:

7 días en tiempo húmedo y condiciones normales.

15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en contacto con aguas o filtraciones agresivas.

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se ha de garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de agua, materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de riego continuo o cubrición completa mediante plásticos.

En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la D.O., se han de cumplir las especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el vigente Artículo 285 del PG 3, en particular todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación, secado y dotación, así como a los ensayos de control del material y de su eficacia.

Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento

ACEPTACIÓN FINAL

| Parámetros de aceptación final | Procedimiento / Normas de aplicación |
| --- | --- |
| Ausencia de coqueras superficiales. | Inspección visual |
| Resistencias características a 28 días iguales o superiores a las indicadas en la designación de las distintas unidades de obra de hormigón. | EHE-08 |
| Tolerancias dimensionales. | EHE-08 |

TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Existencia de coqueras superficiales. | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. |
| Disminución de resistencia característica. | Condiciones de aceptación según EHE-08. |
| Tolerancias dimensionales superiores, al alza o la baja, a las especificadas. | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. Si no es posible la reparación y la unidad terminada es admisible desde el punto de vista estructural y funcional, se aceptará la unidad abonando el 90% del precio del C.P. nº 1 |

## 610a.7.- Control de calidad

Se describe seguidamente el control de calidad de recepción de hormigones y de los materiales componentes, cuyo control de calidad se define en la cláusula correspondiente de este Pliego. El objeto del control de calidad de recepción es garantizar que la obra terminada tiene las características de calidad, resistentes y funcionales, especificadas en proyecto, en virtud del control de calidad de los materiales empleados y del control de la ejecución.

Una vez realizados todos los controles de calidad durante la ejecución de la unidad aquí indicados, su aceptación final se realizará basándose en los criterios especificados en el epígrafe de Aceptación final de este Artículo.

### Control de calidad de materiales

El control de calidad de materiales se realizará acorde al Título 8º-Control de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.

El control de calidad de los materiales comprende las siguientes actividades:

Control de los componentes del hormigón

Control de calidad del hormigón, que comprende, a su vez:

  - Control de la consistencia

  - Control de la resistencia

  - Control de las especificaciones relativas a la durabilidad

Seguidamente se indican los controles y las particularidades de aplicación a este Pliego.

| Control de los componentes del hormigón |  |
| --- | --- |
| El control de los componentes del hormigón se realizará según las prescripciones de EHE-08. Si la central productora dispone de un Sello de Marca de Calidad o distintivo reconocido análogo, no será necesario realizar controles de calidad de los materiales componentes del hormigón. En caso contrario, los controles a realizar son los indicados en los siguientes artículos de la instrucción EHE-08: |  |
| Control | Norma |
| Control del cemento | EHE-08 |
| Control del agua de amasado | EHE-08 |
| Control de los áridos | EHE-08 |
| Control de aditivos y otros componentes del hormigón | EHE-08 |

| Control de la calidad del hormigón |  |
| --- | --- |
| El control de calidad del hormigón comprende el control de la consistencia, de la resistencia y de la durabilidad. La toma de muestras se realizará según la norma UNE 83300:84 |  |
| Control | Norma |
| Control de la consistencia del hormigón | EHE-08 |
| Control de la resistencia del hormigón | EHE-08 |
| El control de la resistencia del hormigón comprende los siguientes tipos de ensayos: |  |
| - Ensayos previos, destinados a establecer la dosificación inicial. Si los hormigones se fabrican con dosificaciones ya sancionadas por la práctica no serán necesarios los ensayos previos, salvo indicación expresa de la Dirección Facultativa. | EHE-08 |
| - Ensayos característicos, destinados a sancionar la dosificación definitiva y los medios de fabricación. Al igual que los ensayos previos, no serán necesarios ensayos característicos si los hormigones se fabrican con dosificaciones ya sancionadas por la práctica, salvo indicación expresa del Director de Obra. | EHE-08 |
| - Ensayos de control, destinados a comprobar, a lo largo de la ejecución, que la resistencia característica de la obra es igual o superior a la indicada para cada uno de los tipos de hormigón. Los ensayos de control son preceptivos. Este Pliego establece como modalidad de control para la obra la Modalidad 3, Control estadístico del hormigón | EHE-08 |
| Control de la durabilidad del hormigón | EHE-08 |
| El control de la durabilidad del hormigón se llevará a cabo con los siguientes controles: - Control documental de las hojas de suministro, a fin de verificar el cumplimiento de la limitación de la relación agua/cemento especificada en el cuadro de materiales para cada tipo de hormigón. |  |
| - Control de la profundidad de penetración de agua, que se establece como preceptivo para esta obra al ser el ambiente de exposición III, ambiente marino | UNE 83309:90 EX |

Los criterios de aceptación o rechazo para cada uno de los ensayos se indican en los artículos de la EHE-08 indicados. En el caso de que los resultados de los ensayos de resistencia ofrezcan valores inferiores al 90% de la resistencia característica especificada en proyecto para cada tipo de hormigón, la Dirección Facultativa podrá requerir la realización de ensayos de información complementaria del hormigón de cualquiera de los tipos indicados a continuación:

| Ensayos de información complementaria del hormigón |  |
| --- | --- |
| A requerimiento de la Dirección Facultativa, cuando la resistencia obtenida del control de resistencia sea Indicados también cuando se efectúe hormigonado en tiempo frío o para garantizar el adecuado comportamiento estructural al realizar el descimbrado o desencofrado |  |
| Control | Norma |
| Tipo a, fabricación de probetas y curado en condiciones análogas a las reales de la obra | EHE-08 |
| Tipo b, extracción de probetas de hormigón endurecido | EHE-08 |
| Tipo c, ensayos no destructivos | EHE-08 |

### Control de ejecución

El hormigón se dividirá en lotes según las indicaciones de la Tabla 86.5.4.1. de EHE-08 08.610a.10.- Medición y abono.

## 610a.8.- Medición y abono

Los criterios particulares de medición para la unidad de obra de hormigón del presente Artículo se indican en la tabla siguiente:

| Unidad de medida | Metro cúbico (m³). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Volumen de hormigón medido sobre planos de proyecto. Las desviaciones del hormigón realmente puesto en obra sobre las mediciones teóricas serán debidamente justificadas a la Dirección Facultativa para que resulten de abono. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. El empleo de cemento sulforresistente se considera incluido en el precio de las unidades de hormigón que así lo requieran. El hormigón en elementos prefabricados no es objeto de medición y abono independiente, sino que se incluye en la unidad del elemento prefabricado correspondiente. |

# Artículo 610a- Hormigón proyectado reforzado con fibras

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 610 del PG-3 y la EHE 08.

## 610a.1.-	Aplicación

Las prescripciones contenidas en esta cláusula son de aplicación a las unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mE04MM020 | m2 | Hormigón proyectado gunitado de 5 cm. de espesor con cemento HA-25/P/20/IIa fluidificado en trasdosado de pantalla de pilotes y base superior del murete de hormigón. |

## 610a.2.-	Descripción de los trabajos

Los trabajos que se incluyen en la Unidad son:

- Suministro del hormigón

- Comprobación de la plasticidad del hormigón y toma de muestras según las especificaciones de frecuencia de muestreo indicadas en el control de calidad.

- Proyección del hormigón.

- Curado del hormigón.

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 610 del PG-3.

## 610a.3.-	Materiales

Los materiales deberán cumplir lo estipulado en la instrucción de hormigón estructural EHE-08. En particular, serán de aplicación los siguientes artículos y normas:

Áridos

Las condiciones de los áridos en cuanto a designación, tamaño, suministro y almacenamiento se ajustarán a las especificaciones de EHE-08.

Podrán emplearse como áridos para la fabricación de hormigones, arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o procedentes de machaqueo, aunque con preferencia se utilizarán los áridos rodados pues disminuyen notablemente el mantenimiento de la máquina de proyección. Se prohíbe expresamente el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.

El tamaño máximo de árido será de doce (12) milímetros, y las curvas granulométricas se ajustarán al huso elegido para la dosificación.

Los áridos provenientes de cantera dispondrán del preceptivo marcado CE.

Cemento

Se empleará el cemento tipo CEM I 52.5 SR. Es necesario cumplir las prescripciones relativas al empleo de la característica adicional de resistencia a sulfatos (SR), pues el estudio geotécnico recogido en el proyecto de construcción de las estructuras a rehabilitar revela que el contenido de sulfatos solubles en los niveles de agua detectados lleva a considerar que el medio presenta una agresividad química Qb.

En caso de circunstancias especiales que aconsejen la utilización de otro tipo de cemento, será la Dirección de Obra quien determinará el tipo y categoría del cemento a emplear en cada caso, sin que esto suponga modificación alguna sobre los precios a aplicar en el hormigón proyectado.

Todos los suministros de cemento deberán provenir de una única fábrica para cada tipo de cemento, siempre y cuando ésta sea capaz, a juicio del Director de las Obras, de mantener la uniformidad de las características del cemento suministrado durante toda la duración de la obra.

No  se  utilizarán  partidas  de  cemento  que  no  lleguen  acompañadas  del certificado de garantía del fabricante, según lo prescrito por la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08.

Antes de comenzar el primer hormigonado, o si variasen las condiciones del suministro, se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en la citada Instrucción.

Agua

El agua de amasado deberá estar limpia y exenta de sustancias que puedan dañar al hormigón o al acero. Su composición se ajustará a la prescrita en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

En general podrán ser utilizadas todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables.

Acelerante de fraguado

Se comprobará que el acelerante de fraguado es compatible con el cemento utilizado, así como con otros aditivos que puedan utilizarse para el hormigón. Su influencia sobre las características del hormigón deberá ser conocida.

El acelerante deberá cumplir las normas de seguridad del personal. No deberá ejercer ninguna acción corrosiva sobre las fibras metálicas, lo que excluye en principio, cualquier producto a base de cloruros.

El contenido de acelerante de fraguado no será tal que provoque una disminución excesiva en la resistencia final del hormigón. Se recomienda una dosificación del 6-8% para acelerantes en polvo, y del 4-6% para acelerantes líquidos. Asimismo la pérdida de resistencia no sobrepasará el 45% para el tipo en polvo y el 30% para el líquido.

Humo de sílice

Considerando los efectos beneficiosos que el humo de sílice produce sobre la durabilidad y permeabilidad del hormigón, al margen de otros efectos beneficiosos como la disminución del rebote y una mejor trabajabilidad, se establece el uso continuado de este aditivo en un porcentaje de 35 kg/m³ (aprox. 7-8% respecto al peso del cemento).

Otros aditivos

Este apartado contempla las condiciones de utilización de, inhibidores, fluidificantes, activadores, etc., necesarios para la colocación del hormigón proyectado. Éstos se ajustarán a las prescripciones de la Instrucción EHE-08, siendo las normas UNE vigentes las de referencia a efectos de su caracterización.

Como en el caso de la maquinaria se dejará a la libre elección del Contratista el tipo y procedencia de los aditivos a utilizar debiendo presentar la documentación pertinente para su análisis y aprobación por la Dirección de Obra, de acuerdo a las bases y conceptos del presente Pliego.

Los aditivos a utilizar deberán ser compatibles con el cemento, áridos, acelerante de fraguado y humo de sílice. No serán dañinos para la salud, ni afectar a la durabilidad de las obras.

La dosificación óptima de los aditivos vendrá determinada por las recomendaciones del fabricante en los ensayos previos. Cualquier cambio en el tipo y procedencia de los aditivos conllevará un proceso similar y su utilización no estará permitida sin la aprobación de la Dirección de Obra.

Fibras de acero

La resistencia a tracción del acero debe ser superior a mil doscientos (1200) N/mm2. Además de ello, deberán cumplir las especificaciones recogidas en la norma UNE EN 14889 : 2008. Parte 1.

La dosificación a establecer debe proporcionar una distribución uniforme de las fibras en la mezcla, evitando la formación de apelotonamientos, así como una puesta en obra idónea. Todo ello viene determinado por el diámetro equivalente D (entre 0,45 y 0,75 mm) y la longitud desarrollada L (entre 30 y 40 mm) de las fibras, en una relación L/D que no debe ser inferior a 45. De esta manera, la dosificación mínima de fibras de acero, con una relación L/D comprendida entre 45 y 50, será de 40 kg/m3.

La dosificación será confirmada o modificada por la Dirección de Obra en función de los ensayos previos de dosificación establecidos para el hormigón proyectado y además tendrá en cuenta las pérdidas por el rechazo en la aplicación del hormigón proyectado.

En cuanto a su forma y presentación, las fibras de acero podrán ser rectas o con bordes conformados, presentándose sueltas o en peine encolado que se añadirán a la amasadora, como un componente más, siendo posible, sin embargo, su adición en obra.

Dosificación

La dosificación de la mezcla será tal que se logre:

-    Rápido fraguado.

-    Rápido aumento de la resistencia

-    Resistencia final.

-    Características impermeabilizantes finales.

La dosificación de los componentes del hormigón proyectado deberá hacerse teniendo en cuenta que la dosificación final del hormigón puesto en obra es distinta de la diseñada, debido principalmente al rechazo, suponiendo un aumento del 10-20% de cemento y un 10-20% de áridos finos. A título indicativo, la dosificación inicial de cemento será:

-	Mezcla normal: 350-450 kg/m3.

-	Mezcla fina (0-4 mm): 450-600 kg/m3.

-	Mezcla gruesa (0-15 mm): 300-350 kg/m3.

La dosificación se obtendrá a partir de ensayos previos a la ejecución de la obra por parte del contratista, sometiendo al hormigón proyectado a condiciones análogas a las de la obra.

La dosificación se hará por peso y con una precisión de ± 1. La fidelidad del equipo de pesaje será de ± 0,5%. El mezclado de los materiales se realizará mecánicamente, por un tiempo mínimo de 1/2 minutos, en forma completa y uniforme, y en las cantidades necesarias para mantener un abastecimiento ininterrumpido. Cuando se emplee el método de proyección de mezclas secas, el contenido de humedad de los áridos antes de la mezcla estará en torno al 8%.

Se utilizará la dosificación mínima de acelerante de fraguado necesaria para obtener una adherencia suficiente del hormigón proyectado a corto plazo. Se recomienda una dosificación del 6-8% para acelerantes en polvo, del 4-6% para acelerantes líquidos y del 4-10% de resina polimérica de impermeabilización.

La dosificación ideal del hormigón proyectado cualquiera que sea la modalidad de ejecución (vía seca o húmeda), en función de la resistencia impuesta, se obtendrá a partir de ensayos previos efectuados por el Contratista, bajo la supervisión de la Dirección de Obra.

Características del hormigón

Las características que debe cumplir el hormigón son las siguientes:

| CARACTERÍSTICA | VALORES |  |  | REFERENCIA DE ENSAYO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asentamiento del cono de Abrams | Consistencia fluida (10-15 cm) |  |  | UNE EN 12390-2 |
| Resistencia a compresión | Edad | Valor medio (N/mm2) | Valor característico (N/mm2) | UNE EN 12390-3 |
|  | 1 día | 9 | 7,5 |  |
|  | 3 días | 13 | 11 |  |
|  | 7 días | 20 | 17 |  |
|  | 28 días | 30 | 25 |  |
|  | 90 días | 30 | 25 |  |
| Penetración de agua en el hormigón | Profundidad media (mm) |  | Profundidad máxima (mm) | UNE EN 12390-8 |
|  | 30 |  | 50 |  |

## 610a.4.-	Ejecución de las obras

Preparación de la superficie

Se comprobará que la superficie a proyectar está limpia. Las operaciones de preparación superficial vienen recogidas en los Artículos 618 y 619a.

En  caso  de  existir  filtraciones  de  agua  será  necesaria  la  aplicación  de  drenajes mediante tubos flexibles.

Si las superficies a proyectar estuvieran demasiado secas será necesario humedecerlas, sin llegar a estar empapadas.

Puesta en obra del hormigón

La puesta en obra del hormigón se realizará en una única capa con un espesor medio total de cinco (5) centímetros.

El Contratista adoptará las medidas pertinentes para asegurar la continuidad del suministro del hormigón durante el proceso de hormigonado.

La Dirección de Obra deberá aprobar previamente el material de proyección y los medios auxiliares previstos por el contratista.

La capa proyectada se acomodará uniformemente al paramento existente, evitando dejar huecos y producir escurrimientos o desprendimientos y/o excesivo rechazo. En donde no se indique en los Planos, el espesor del hormigón proyectado será determinado por la Dirección de la Obra.

La proyección del hormigón deberá realizarse perpendicularmente a la superficie, e irá de abajo hacia arriba comenzando en la parte más baja, con objeto de minimizar las pérdidas por rebote. La distancia óptima de proyección será de uno (1) a dos (2) metros.

La proyección bajo temperaturas extremas seguirá las mismas normas que para el hormigón colocado, incluidas en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

La temperatura de la superficie a proyectar no será inferior a tres (3) grados centígrados, siendo necesario un calentamiento o tratamiento térmico de la superficie. En cualquier caso, la autorización queda a juicio de la Dirección de Obra.

En ningún caso se proyectará hormigón sobre una superficie recubierta de hielo. Se comprobará, mediante ensayos a realizar en tiempo oportuno, que las propiedades del hormigón proyectado no se alteran por debajo de cinco (5) grados centígrados.

El hormigón proyectado deberá ser curado durante, al menos siete (7) días después de colocado, mediante rociado con agua. Si la humedad relativa del aire en la superficie del hormigón proyectado fuera superior al noventa (90) por ciento durante el tiempo mínimo especificado, no se requerirá de métodos especiales de curado.

Cuando se suspenda la ejecución del hormigón proyectado, se conformarán juntas de construcción verticales y horizontales achaflanadas de, al menos, treinta (30) cm de ancho, las cuales se limpiarán y humedecerán antes de aplicar el hormigón adyacente.

Toda mezcla que no haya sido utilizada en un plazo de cuarenta y cinco (45) minutos contado a partir del inicio de su mezcla, será rechazada y no abonada al Contratista.

Proyección por vía húmeda

Salvo impedimento por condicionantes de accesibilidad de los equipos de gunitado a la zona de trabajo se adoptará preferentemente la técnica de proyección por vía húmeda.

En el procedimiento de proyección por vía húmeda, se emplea hormigón convenientemente dosificado y amasado que ya incorpora el agua en la tolva de recepción, añadiendo en la boquilla de salida únicamente el acelerante de fraguado y el aire para su impulsión hacia el paramento.

Como operación previa a la proyección, se recomienda la elaboración y bombeo de una lechada para la lubricación de las tuberías de transporte del hormigón.

El transporte de la mezcla se realiza a través de mangueras especiales de forma neumática (flujo diluido) desde la máquina hasta la boquilla de proyección.

El cemento y los áridos deben estar mezclados adecuadamente hasta conseguir una perfecta homogeneidad. La mezcla de cementos/áridos se introduce en un alimentador, entrando en la manguera de transporte mediante una rueda o distribuidor (rotor). La mezcla es transportada mediante aire a presión hasta una boquilla o pistola especial. A una distancia aproximada de 4-5 m, de la boquilla de proyección, se efectúa la adición complementaria del agua.

El equipo debe tener las características y dimensiones que hayan proporcionado resultados satisfactorios en obras similares.

Deben seguirse las recomendaciones del fabricante para seleccionar el tipo y tamaño de la boquilla en función del tamaño de los áridos, y para la limpieza, inspección y mantenimiento del equipo.

El compresor debe mantener un suministro de aire adecuado para proporcionar suficiente velocidad a la masa que sale de la boquilla hacia cualquier punto de trabajo.

Proyección por vía seca

La vía seca se empleará previa autorización expresa del Director de las Obras.

Cuando, de acuerdo a lo anterior, se adopte la técnica de proyección por vía seca, se usará lanza de premojado a 3 m. En el supuesto anterior, serán de aplicación las prescripciones siguientes:

Los equipos de proyección serán de un tipo que tenga provisión para mezclas secas o húmedas en la boquilla y deberán consistir en una boquilla de pulverización, mangueras separadas para llevar materiales secos y agua a la boquilla, una máquina adecuada para introducir los materiales secos en la manguera de alimentación con aire a presión, un transportador de alimentación y sistema de suministro de aire y agua.

El equipo de colocación debe incorporar métodos para controlar:

-	Presión del agua en la toma de la línea de alimentación en el punto de utilización.

-	Volumen de agua empleado.

-	Presión del aire a la entrada de la máquina.

-	Régimen de alimentación de mezcla seca.

-	Régimen de alimentación de aditivo.

El equipo deberá tener reguladores de los diversos dispositivos de control, para que las cantidades se puedan controlar con facilidad y precisión por parte del operario de la boquilla o de la máquina.

El sistema de alimentación de aire y agua deberá poder alimentar a la máquina y a la manguera a las presiones y en los volúmenes recomendados por el fabricante de la máquina. No deberá emplearse ningún sistema de alimentación de aire que suministre aire contaminado con aceite. La presión del agua en la boquilla de salida de las mangueras de proyección deberá ser superior en, al menos, un (1) kg/cm2 a la del aire comprimido.

El transportador de alimentación deberá ser del tipo de tornillo o de otra forma aprobada por el Director de Obra y estar dispuesto de forma que se puedan alimentar aditivo y material seco a la máquina impulsora a un ritmo regular. El aditivo se deberá introducir desde un depósito con un caudal regulado a la cola del transportador de alimentación, para lograr una mezcla completa con el material seco antes de la descarga a la máquina impulsora.

La máquina impulsora deberá permitir introducir materiales secos en la manguera impulsora a un régimen uniforme, con eyección desde la boquilla a velocidades que permitan la adherencia del material a la superficie tratada con un rebote mínimo y una adherencia y densidad máxima.

El equipo de colocación capaz de introducir materiales húmedos deberá incorporar un dispositivo contador adecuado para aditivos líquidos. La densidad adecuada "in situ" deberá ser comprobada por pruebas a pie de obra. El equipo deberá poder conseguir la máxima adherencia del hormigón proyectado a la superficie tratada con un mínimo de rebote.

El equipo de colocación deberá estar dispuesto de forma que el operario de la boquilla pueda utilizar aire y agua en cualquier combinación para preparar superficies irregulares o para limpiar el trabajo terminado.

Se dispondrá de un equipo para poder aplicar hormigón proyectado a todas las superficies con un radio normal de acción de 1 metro de la boquilla.

Se dispondrá un montaje de pértiga o dispositivos similar para la boquilla de pulverización, a emplear en aquellas condiciones en que el pulverizador manual resulte inseguro o, en cualquier caso, inadecuado o indeseable.

La Dirección de Obra deberá aprobar previamente el material de proyección y medios auxiliares previstos por el Contratista.

## 610a.5.-	Control de Calidad

Se describe a continuación el control de calidad de recepción de hormigones, cuyo objeto es garantizar que la obra terminada tengas las características de calidad, resistentes y funcionales especificadas en proyecto, en virtud del control de calidad de los materiales empleados y del control de ejecución.

Una vez realizados todos los controles de calidad durante la ejecución de la unidad aquí indicados, su aceptación final se realizará basándose en los criterios especficados en el apartado de Aceptación final de este Artículo.

El control de calidad del hormigón comprende las siguientes actividades:

Control de la consistencia

Control de la resistencia

Control de las especificaciones relativas a la durabilidad

La toma de muestras se realizará según la norma UNE 83300:84.

De esta manera, los ensayos de control de calidad a realizar se muestran a continuación:

| CARACTERÍSTICA | MÉTODO DE ENSAYO | REFERENCIA DE ENSAYO | FRECUENCIA DE ENSAYO |
| --- | --- | --- | --- |
| Consistencia | Cono de Abrams | UNE EN 12390-2 | Cada día y antes de la proyección del hormigón |
| Resistencia | Resistencia a compresión | UNE EN 12390-3 | Cada día y antes de la proyección del hormigón |
| Durabilidad | Profundidad de penetración de agua bajo presión | UNE-EN 12390-8 | Cada día y antes de la proyección del hormigón |

Control de ejecución

Para el control de la resistencia, el hormigón se dividirá en lotes según las indicaciones de la Tabla 86.5.4.1. de EHE-08.

## 610a.6.-	Medición y abono

Los criterios particulares de medición para la unidad de obra de hormigón del presente Artículo se indican en la tabla siguiente:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Superficie de hormigón proyectado realmente aplicada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. El empleo de cemento sulforresistente se considera incluido en el precio. |

# Artículo 611a.- Mortero de nivelación

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 611 del PG-3.

## 611A.1.-	Aplicación

Las prescripciones contenidas en esta cláusula son de aplicación a las unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| cC06SA005 | dm3 | Mortero de relleno sin retracción de alta resistencia y gran fluidez. Incluyendo preparación de la superficie, colocación del encofrado, soplado de polvo, materiales y mano de obra, totalmente colocada. |
| cC06SA006 | dm3 | Mortero epoxy tixotrópico para adhesivado y reparación estructural. Incluyendo preparación de la superficie, soplado de polvo, materiales y mano de obra, totalmente colocada. |

Los trabajos que se incluyen en la Unidad son:

- Suministro del mortero de nivelación

- Comprobación de la fluidez del mortero

- Vertido, extendido y del mortero

- Curado del mortero

El mortero de relleno o grout de los últimos 20 mm del zuncho debe cumplir las siguientes características:

- Elevada fluidez que asegure un relleno rápido y seguro del espacio a reparar del zuncho de los voladizos demolidos.

- Ausencia de agua sobrenadante (sangrado o bleeding).

- Retracción compensada tras una expansión inicial para evitar que el mortero pueda perder adherencia con el hormigón, especialmente en los cantos del zuncho de los voladizos.

- Reducida relación agua/cemento para garantizar elevadas resistencias mecánicas, físicas y químicas, impermeabilidad, resistencia a la fatiga, adherencia al acero y durabilidad.

## 611A.2.-	Materiales

Los materiales deberán cumplir lo estipulado en la instrucción de hormigón estructural EHE-08. En particular, serán de aplicación los siguientes artículos y normas:

Cemento:

Los cementos cumplirán la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos y las prescripciones de la EHE-08. Se empleará el cemento CEM II/B-P 32,5N salvo indicación contraria del Director de Obra.

Las condiciones de suministro, almacenamiento y utilización de cementos se ajustarán a las prescripciones de EHE-08.

Todas las partidas de cemento suministradas vendrán acompañadas del preceptivo marcado CE.

Agua

Se prohíbe expresamente el empleo de agua de mar para el amasado o curado del hormigón.

La utilización de agua para el amasado y curado se ajustará a las prescripciones de la EHE-08.

Arena

La arena será de río (M-5) con granulometría inferior a 2 mm. Las condiciones de la arena en cuanto a designación, tamaño, suministro y almacenamiento se ajustarán a las especificaciones de EHE-08.

La empresa fabricante de los productos empleados en los trabajos descritos en la presente especificación, demostrará por escrito que su sistema de Aseguramiento de la Calidad es conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-ISO 9001 (Modelo para el Aseguramiento de la Calidad en el Diseño, Desarrollo, Producción, Instalación y Servicio Post- venta). Además posee la certificación de Gestión Medioambiental UNE- EN –ISO - 14.001.

En esta reparación se deberá ajustar todos los materiales a los requisitos de la norma europea EN 1504 parte 3, 4, 9 y 10, la cual define los principios, productos y sistemas recomendados para la reparación de estructuras de hormigón, adhesión estructural, sistemas generales de protección y reparación del hormigón y aplicación de los mismos.

La empresa aplicadora de los sistemas y productos especificados en la presente, debe de haber completado satisfactoriamente un programa de instrucción sobre su instalación/aplicación, conocer los métodos adecuados para la preparación del soporte y disponer de una autorización escrita del fabricante.

Por otra parte los operarios que intervengan en la reparación deberán disponer de carnet de aplicador homologado en sistemas de reparación estructural, vigente y expedida por una empresa externa al aplicador.

Se empleará como mortero sin retracción o grout el Masterflow 922 de BASF o similar como mortero fluido de relleno en la zona de influencia de la reparación de los pretiles.

El mortero deberá estar ensayado según EN 1504-6, para la obtención del certificado CEE y se usará con consistencia fluida.

Las características fundamentales de este mortero de reparación son:

- Retracción compensada.

- Consistencia superfluida sin segregación ni sangrado una vez amasado.

- Elevadas resistencias tanto iniciales como finales.

- Elevado poder autonivelante y de relleno.

  - Una vez endurecido, es impermeable al agua, aceites, grasas y a todos los derivados del petróleo.

- Libre de cloruros y sustancias agresivas para el hormigón y para el acero.

Los datos técnicos del mortero sin retracción o grout a usar en la obra son:

| Densidad del mortero amasado: |  |  |  |  |  | aprox. 2,2 g/cm³ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espesores aplicables: |  |  |  |  | más de 5 a22 mm |  |
| Agua de amasado: |  |  |  |  | aprox. 3,375 l/conj. 25 Kg |  |
| Tiempo de maduración: |  |  |  |  | aprox. 5 minutos |  |
| Tiempo de aplicación: |  |  |  |  | aprox. 30 minutos |  |
| Temperatura de aplicación (soporte y material): |  |  |  |  | de + 5ºC a +30ºC |  |
| Expansión en fresco (C. fluida): |  |  |  |  | aprox. 0,6% |  |

Este mortero o grout nunca se podrá sustituir por hormigón o micro-hormigón por requerirse una condición necesaria e imprescindible como la de ser un mortero de sin retracción, que los hormigones no poseen, con el objeto de conseguir que la estructura existente trabaje conjuntamente con la zona reparada y corrección de errores.

## 611A.3.-	Ejecución

Este procedimiento es aplicable para el vertido del grout y no se contemplan en el presente pliego las técnicas del vertido de un hormigón tradicional por considerarlo no procedente técnicamente en este caso particular.

El vertido del mortero se realizará sobre la capa de hormigón ligero (Artículo 610a.- Hormigones) para la nivelación y regularización del soporte previamente a la aplicación de la impermeabilización con membrana de poliurea según lo indicado en el Artículo 421b.- Impermeabilización del tablero con poliurea.

MEZCLADO

Mezclar con medios mecánicos el material al menos durante 3-4 minutos. Se respetará escrupulosamente la cantidad de agua de amasado recomendada con objeto de evitar pérdida de resistencias del mortero endurecido y sangrado e incremento de retracción en el mortero fresco.

Para la preparación de la mezcla del mortero se debe seguir las instrucciones que describen la ficha técnica. Inicialmente se debe añadir al o mortero, 2/3 del agua prevista. Mezclar perfectamente añadiendo el resto del agua poco a poco. No debe añadirse más agua de la recomendada. Puede amasarse mediante máquina taladradora y agitador, o en hormigonera tradicional. Deberá prolongarse el mezclado hasta obtener un mortero fluido y sin grumos. Nunca añadir más agua al mortero que haya perdido su consistencia.

Para el mezclado se usará la maquina Putzmeister S-5 o similar, dado que tiene incorporada en su estructura mezcladora de mortero fino de hasta 6 mm.

APLICACIÓN

El vertido o bombeo del mortero se realizará de forma continua evitando vibraciones o sacudidas sobre el mortero bajo encofrado.

Se procederá al vertido del mortero de nivelación mediante sistema de bombeo a baja presión.  El bombeo o vertido se realizará desde un solo lado para facilitar la salida del aire, asegurando el completo relleno de la superficie a reparar en los voladizos del puente, pudiendo emplear una varilla en caso necesario para vibrar el mortero.

El mortero se extenderá en una capa con un espesor de entre 2 y 5 cm, sin exceder en ningún caso los 5 cm de espesor.

Para asegurar un correcto curado se deberá proteger del calor y de viento excesivo.

El mortero sobrante podrá eliminarse o cortarse a la forma deseada cuando haya iniciado su endurecimiento y antes de que haya desarrollado sus resistencias.

Una vez vertido el mortero se procederá al maestreado de la superficie mediante regla con el objeto de dejar una superficie plana la posterior colocación de la pintura de protección y los nuevos pretiles.

CURADO.

Es el conjunto de operaciones necesarias para evitar la evaporación o la pérdida de agua de amasado de grout.

Se deberá tener cuidado con el aire que se pueda producir en el puente para que no provoque una evaporación rápida del grout, para ello se podrán utilizar láminas filmógenas que protejan el recubrimiento del motero o riego con agua en función de la temperatura y aire en el exterior en el puente.

CURADORES INTERNOS.

Debido a la aplicación posterior del un producto de protección no se aconseja la utilización de curadores internos.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la aplicación de las diferentes capas de la reparación se deberán observar las temperaturas del soporte, de los materiales y del ambiente indicadas en las fichas técnicas de cada uno de los productos a emplear. Básicamente debe entenderse una temperatura mín. de + 5 º C para su correcta aplicación.

La humedad relativa permisible durante la aplicación será la indicada en las fichas técnicas de cada uno de los productos. Básicamente existe una limitación en el 85 %.

Las superficies imprimadas que hayan sido mojadas por la lluvia, serán imprimadas nuevamente una vez seca la superficie

Debido a la aplicación de morteros cementosos se deberá proteger del viento estos morteros para evitar una desecación rápida y así evitar las microfisuraciones. Por ello deberá realizarse durante la época en la que las condiciones meteorológicas sean lo más favorables posibles para evitar tiempos muertos y deficiencias indeseables.

## 611A.4.-	Control de calidad

Con el objeto de establecer una adecuada ejecución de las distintas fases de la obra, se establece un procedimiento de control en el que se comprueben todos los aspectos relevantes que intervienen en la misma.

Todo el material suministrado a la obra por BASF o la empresa suministradora equivalente, deberá pasar previamente los controles de Calidad especificados en su sistema de calidad.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar diariamente las condiciones atmosféricas durante la aplicación.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar con detalle diariamente los trabajos realizados.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar diariamente los consumos de los materiales empleados indicando los tipos de productos, cantidades y número de lote.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar diariamente los kg de mortero utilizados.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá inspeccionar diariamente las superficies reparadas, señalando de manera visible con rotulador posibles deficiencias.

Antes de continuar con la siguiente fase de proyección todos los puntos que hayan sido marcados, deberán ser repasados.

Los técnicos del fabricante BASF o la empresa suministradora equivalente, realizarán visitas de obra durante distintas fases de ejecución. En dichas visitas se comprobará el cumplimiento de las especificaciones de aplicación de los morteros de reparación por parte de la empresa aplicadora.

## 611A.6.-	Medición y abono

El mortero de nivelación se medirá y abonará según los criterios que se indican a continuación:

| Unidad de medida | Decímetro cúbico (dm³) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos (2) decimales |
| Forma de medición | Volumen de mortero realmente ejecutado y terminado. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

El mortero de nivelación se medirá y abonará según los criterios que se indican a continuación:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos (2) decimales |
| Forma de medición | Superficie de mortero realmente ejecutada y terminada, para espesores de mortero de hasta 5 cm. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. No será objeto de abono el incremento de espesor en la capa de mortero por condicionantes constructivos o de puesta en obra. El espesor máximo admisible de la capa es de 5 cm, no siendo de abono espesores mayores sobre el previsto para esta capa de regularización. |

# Artículo 6.1.4a.- Sellado superficial de fisuras

## 6.1.2.1.- Definición

El sellado superficial de fisuras es un método de reparación que pretende restablecer la continuidad del paramento y la impermeabilidad del elemento de hormigón considerado mediante la aplicación de adhesivos tixotrópicos a base de resinas epoxídicas.

Las fisuras a sellar serán aquellas definidas en Memoria y Planos de proyecto, así como en la descripción de las obras reflejada en el Artículo 102 del presente Pliego de Prescripciones. Queda a juicio de la Dirección de Obra el sellado de otras fisuras en base a los resultados obtenidos en la realización del mapa de fisuras confeccionado tras la limpieza de las superficies.

Las prescripciones de este artículo también serán de aplicación a la fase de previa a la inyección en la que se sella la abertura de la fisura y se colocan los inyectores.

## 6.1.2.2.- Aplicación

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UAcC05DR0052 | m | Sellado de juntas/fisuras existentes mediante tapón de adhesivo epoxídico tixotrópico, retacado y acabado superficial, incluso limpieza previa del soporte. Totalmente terminada. |

## 6.1.2.3.- Descripción De Los Trabajos

El presente artículo engloba las siguientes operaciones:

- Verificación de que la superficie presenta un grado de limpieza óptimo para la correcta ejecución de los trabajos.

- Localización y marcado de las fisuras a sellar.

- Preparado de la fisura mediante corte con radial cuando los labios se encuentren muy deteriorados para homogeneizar la superficie de aplicación.

- Aplicación de producto tixotrópico a base de resinas epoxi

- Acabado superficial.

## 6.4.5.4.- Materiales

Material de sellado:

Se utilizará un adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxídicas, áridos seleccionados y aditivos especiales, tipo Adesilex PG1 o similar.

La utilización de otro tipo de resinas de otra naturaleza deberá ser expresamente autorizado por la Dirección Facultativa, previa justificación de la idoneidad técnica de la resina propuesta para la aplicación en cuestión.

Para la selección adecuada del material del sello externo, deberán considerarse los siguientes criterios, sujetos al tipo de grieta a reparar:

- Consistencia sin escurrimiento (para elementos verticales o “sobre-cabeza”)

- Tolerancia a la humedad

- Tiempo de trabajabilidad de la mezcla epoxídica

- Rigidez (módulo de elasticidad)

## 6.4.5.5.- Ejecución

Previamente al inicio del sellado, el Contratista deberá localizar en obra todas las fisuras marcando las mismas mediante tiza o material similar. Identificadas las fisuras, se cotejarán con los mapas de fisuras del informe para analizar posibles discrepancias, comunicando en dicho caso su presencia a la Dirección Facultativa que procederá a estudiar la solución a adoptar.

Localizadas las fisuras se comenzará el tratamiento de sellado sobre las fisuras definidas en el proyecto y sobre aquellas, que no estando contempladas, la Dirección Facultativa lo haya estimado oportuno. Para ello, se aplicará el adhesivo de base epoxídica mediante llana o espátula, garantizando que el acabado superficial queda enrasado con los paramentos adyacentes a la fisura mediante una fina película de material.

Esta operación deberá ejecutarse de abajo a arriba en paramentos verticales y de un extremos a otro en paramentos horizontales, asegurando el completo sellado en toda la longitud de la fisura.

## 6.4.5.6.- Recepción

Se realizará una inspección visual para comprobar el sellado de la grieta o fisura.

## 6.4.5.7.- Control de Calidad

El control de calidad de la obra se entenderá enmarcado dentro del concepto de calidad total que consiste en el establecimiento de control en cada uno de los procesos realizados en obra, según las especificaciones dadas en la EN:1504 – 10 Aplicación en la obra y calidad.

En el caso de que los materiales y productos dispongan de marcado CE según la directiva 89/106CEE, se comprobará su conformidad mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE son acordes a las especificaciones contempladas en el Informe Técnico.

La Dirección Facultativa, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales y productos que se empleen en la reparación.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad corresponderá:

- Un control documental

- En su caso, control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía adicional equivalente

- En su caso, un control experimental mediante la realización de ensayos que estime la Dirección Facultativa.

Para ello se refieren a continuación un conjunto de ensayos y comprobaciones que podrán aplicarse en parte o en su totalidad en las obras realizadas dentro del ámbito del presente Pliego de Condiciones. La decisión del tipo y cantidad de ensayos a realizar se tomará de acuerdo con todas las partes intervinientes en la reparación.

Control en la recepción de materiales

- Cómputo de las unidades recibidas

- Comprobación de la denominación y de la correcta identificación de la totalidad de los envases.

- Inspección visual del estado de los envases descartando aquellos que presenten roturas con pérdida de material

- Comprobación de la fecha límite de uso de los materiales que deberá estar claramente indicada en cada uno de los envases.

Control de los acopios

Se comprobará que los materiales se almacenan a cubierto (protegidos por el sol y de fuentes de calor) en lugar fresco, seco y en sus envases originales cerrados y agrupando los materiales según su identificación. Los materiales hidráulicos se acopiarán separados del terreno mediante listones de madera y protegidos de la lluvia y el rocío.

No se extraerán los envases de las cajas de envío hasta el momento de empleo.

Al final de la jornada se realizará un cómputo del material acopiado, asegurando la concordancia entre el número de componentes I y II.

## 6.4.5.8.- Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Filtraciones de agua | No se aceptará, se corregirá y los gastos irán por cuenta del contratista. |
| Acabado superficial defectuoso: oquedades o burbujas visibles en el sellado. | Se comprobará que las oquedades no están conectadas entre sí, lo que supondría una vía de acceso para agentes corrosivos y no se aceptará la unidad. Se corregirá sellando nuevamente la fisura y los gastos serán por cuenta del Contratista. En caso contrario se aceptará la unidad abonando el 90% del precio del C.P. nº1. |
| Agrietado del sellado | Se procederá a eliminar el sellado defectuoso y ejecutarlo de nuevo. |

## 6.4.5.9.- Medición y Abono.

En aquellas fisuras en las que se va a proceder a su inyección, el sellado superficial se incluye como parte de dicha, por lo que no será objeto de medición y abono independiente.

El abono del sellado superficial de las fisuras que no se inyectarán, se realizará de acuerdo a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metros lineales (m) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales |
| Forma de medición | Metros lineales (m) realmente sellados en reparación |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. Incluye también todas las operaciones de preparación de la fisura para su correcto sellado. El adjudicatario de los trabajos una vez haya realizado la limpieza completa de todas las vigas/nervios incluidas en el ámbito de este proyecto procederá a realizar un mapa detallado y exhaustivo de todas la fisuras existentes en esos elementos, según lo indicado en el Artículo 622. El adjudicatario no podrá comenzar el sellado de fisuras hasta que no obtenga el conforme firmado por la Dirección de los Trabajos al mapa de fisuras completo presentado, una vez que ésta lo haya revisado y contrastado in situ. |

Capítulo 2.- Control de humedad.

# Artículo 6.1.2.- Revestimiento superficial con o sin capacidad de puenteo de fisuras

## 6.1.2.1.- Definición

El revestimiento es un tratamiento para obtener una capa protectora continua sobre la superficie del hormigón de un espesor de 0,1 a 5,0 mm, protegiendo el hormigón contra la entrada de agentes agresivos y controlando la humedad. Para aplicaciones especiales, se puede requerir espesores superiores a 5 mm.

El revestimiento con capacidad de puenteo de fisuras permite su sellado, impidiendo la entrada de agentes agresivos al hormigón a través de las mismas.

## 6.1.2.2.- Aplicación

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| PP0201 | m² | Revestimiento elástico para superficies de hormigón con capacidad de puenteo de fisuras hasta 0.3 mm y capacidad de protección anticarbonatación, impermeable al agua y transpirable al vapor de agua, tipo MASTERSEAL 325 E de BASF o similar, con espesor de revestimiento de 1,5 mm Totalmente ejecutado. |

## 6.1.2.3.- Descripción De Los Trabajos

El presente artículo engloba las siguientes operaciones:

- Comprobación del estado de la superficie, libre de polvo, grasas, u otras partículas o deterioros significativos (exudaciones, humedades...)

- Aplicación del revestimiento elástico sellante mediante una mano de fondo y una mano de acabado.

- Secado del revestimiento, garantizando durante este periodo la ausencia de polvo.

## 6.1.2.4.- Materiales

Los materiales cumplirán con los requisitos especificados en la norma EN-1504, en función del principio de reparación en el que se enmarque, cumpliendo al menos con las siguientes especificaciones:

El producto tendrá un color, una vez seco, similar al del hormigón.

| Propiedad | Método de ensayo | Requisitos mínimos |
| --- | --- | --- |
| Permeabilidad al CO2 | EN 1062-6 | SD ≥ 50m |
| Permeabilidad al vapor de agua | EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2 | Clase II: 5 ≥ SD ≤ 50m |
| Absorción capilar y permeabilidad al agua | EN 1061- | ≤ 0.1 kg/m2·h0.5 |
| Adherencia (sistema flexible con cargas) | EN 1504-2 | >1.5 N/mm2 |
| Adhesión después de compatibilidad térmica: ciclos térmicos con sales deshielo |  | >1.5 N/mm2 |
| Envejecimiento artificial (2000h de UV y humedad) |  | No se debe evidenciar ningún defecto visible |
| Resistencia a la abrasión (estático) |  | <3000mg |
| Resistencia al impacto |  | Clase III |
| Resistencia a la fisuración (dinámico) |  | Clase A3 (-20°C, -10°C, +20°C) |
| Resistencia a la fisuración (estático ) |  | Clase B2 (+20°C) |
| Resistencia a fuertes ataques químicos | EN 13529 | Disminución de dureza en menos del 50% |
| Temperatura de aplicación |  | De 10°C a 30°C |
| Elongación de rotura |  | Aproximadamente el 95% |
| Dureza off Shore A |  | Aproximadamente 75 |
| Viscosidad |  | Aproximadamente 75 segundos |
| Reacción al fuego |  | Cumplimiento clase F |

## 6.1.2.5.- Ejecución

La ejecución comenzará con la comprobación del estado del soporte:

- Debe de ser firme (resistente a tracción mínima de 1,5 N/mm2) y estar limpio de aceites, grasas y exento de lechada de cemento.

- Debe de estar seco (con una humedad máxima del 4%)

Se prestará especial atención a zonas que presenten exudaciones o humedades, pues si el producto elegido no es traspirable no podrá ser aplicado.

En segundo lugar se realizará una imprimación adecuada para mejorar la adherencia al soporte y evitar la aparición de burbujas en el revestimiento endurecido.

Se realizará la mezcla de los componentes del producto según las indicaciones del fabricante y se aplicarán dos manos empleando una brocha, un rodillo o una pistola air- less.

Debe tenerse en cuenta que:

- No se debe aplicar a temperaturas inferiores a +5°C ni superiores a +30°C.

- No deben añadirse disolventes, arena u otras sustancias que puedan afectar a las propiedades del producto.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.

## 6.1.2.6.- Recepción

La aceptación final de las unidades de obra englobadas en el presente artículo queda vinculada a la verificación visual de un acabado superficial uniforme y del espesor de la capa de material prevista (1.5 mm), de tal que evite la corrosión posterior de la superficie de aplicación.

Para la verificación de estos parámetros se realizará una inspección visual que comprobará la uniformidad y el correcto acabado del revestimiento. Para la comprobación del espesor de recubrimiento, se utilizará un medidor de espesor de capas y de pinturas.

## 6.1.2.7.- Control de la calidad

El control de calidad de la obra se entenderá enmarcado dentro del concepto de calidad total que consiste en el establecimiento de control en cada uno de los procesos realizados en obra, según las especificaciones dadas en la EN:1504 – 10 Aplicación en la obra y calidad.

En el caso de que los materiales y productos dispongan de marcado CE según la directiva 89/106CEE, se comprobará su conformidad mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE son acordes a las especificaciones contempladas en el Informe Técnico.

La Dirección Facultativa, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales y productos que se empleen en la reparación.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad corresponderá:

- Un control documental

- En su caso, control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía adicional equivalente

- En su caso, un control experimental mediante la realización de ensayos que estime la Dirección Facultativa.

Para ello se refieren a continuación un conjunto de ensayos y comprobaciones que podrán aplicarse en parte o en su totalidad en las obras realizadas dentro del ámbito del presente Pliego de Condiciones. La decisión del tipo y cantidad de ensayos a realizar se tomará de acuerdo con todas las partes intervinientes en la reparación.

| Características | Método de ensayo de observación | Noma de referencia europea o internacional | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Condiciones del substrato antes y/o después de la preparación |  |  |  |
| Limpieza | Examen visual |  | Después de la preparación e inmediatamente antes de la aplicación |
|  | Ensayo de secado (con trapo húmedo) |  |  |
| Temperatura del substrato | Termómetro |  | Durante toda la aplicación |
| Estado y requisitos antes y/o después de la aplicación |  |  |  |
| Temperatura ambiente | Termómetro |  | Durante toda la aplicación |
| Humedad ambiente | Higrómetro | ISO 4677-1-2 | Durante toda la aplicación |
| Precipitaciones | Examen visual |  | Diariamente |

## 6.1.2.8.- Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Espesor del revestimiento seco insuficiente | No se aceptará, se corregirá y los gastos irán por cuenta del contratista. |
| Acabado superficial defectuoso: | No se aplicará, debiéndose de aplicar una segunda capa regularizadora, con una repercusión negativa en el precio, abonándose únicamente el 90% del precio marcado en Cuadro de Precios Nº1. |

## 6.1.2.9.- Medición y abono

El abono de esta unidad se realizará conforme a los siguientes parámetros:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros cuadrados (m2) según planos. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

# Artículo 612.- Hormigones

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 610 del PG-3 y la EHE 08.

## 610.1.-	Aplicación

Las prescripciones contenidas en esta cláusula son de aplicación a las unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mE04MM020 | m3 | Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C. |
| UA04CM050 | m3 | Hormigón en masa HM-25/P/20/I, elaborado en central, para creación de dado de hormigón en relleno de zanja de canal reja, con espesor de 15 cm en cada lado, incluso vertido, vibrado y colocación, según normas del fabricante del canal reja. Totalmente terminado. |
| mU03FA050 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y vibrado, en soleras y alzados de galerías de servicio, colectores, cámaras y pozos o arquetas de saneamiento, ejecutados en zanja a cualquier profundidad, con HM-20/P/40 (CEM-II ), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica. |
| UN00207 | m3 | Hormigón para armar HA-35/P/20/ IIa, compuesto de 325 kg de cemento tipo CEM III A 42,5, 750 kg de GRAVA de Caliza machaqueo 12/25 mm, 200 kg de GRAVILLA de Caliza machaqueo 4/12 mm y 1170kg de ARENA de Caliza machaqueo 0/4 mm, incorporando agente expansivo para la preparación de hormigón con retracción compensada, tipo Rheomac 100 de BASF o similar con una dosificación de 18 Kg/m3 y superplastificante reductor de agua de alta actividad tipo Glenium SKY 694 de BASF o similar al 0,7 % s.pc. y microfibras de polipropileno tipo Masterfiber 22 de BASF o similar con una dosificación de 600 gr/m3., elaborado en obra, para vertido directamente sobre el armado de la viga de soporte del pretil, incluso vertido y extendido, vibrado y colocado según EHE-08. |
| UA001203 | m3 | Suministro y colocación de hormigón HA-35/P/20/IIb, con árido rodado de diámetro máximo 20 mm y consistencia plástica. Elaborado, transportado y puesto en obra según instrucción EHE, incluso limpieza previa, vibrado y curado. Totalmente terminado. |
| mU03AH030 | m3 | Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza en masa tipo HL150/P/20 fabricado in situ o prefabricado con cemento CEM-II, con árido procedente de cantera de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica, colocado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza y/o rellenos. |
| UN00640106 | m3 | Suministro y colocación de hormigón HNE-15 en zanja, sobre capa de arena y con tubo de polietileno embebido para protección de conductor. Totalmente terminado. |
| cC04EE001 | m3 | Hormigón HA-30/B/20/IIA incluido aditivos y adiciones necesarias para asegurar una correcta puesta en obra incluso vibrado, suministro, comprobación de consistencia, preparación de juntas, vertido y curado, totalmente acabado. |

En concreto en este caso, se trata de una unidad de hormigón de limpieza, por lo que no requiere unas especificaciones tan exigentes como las que se desarrollan en este artículo. No obstante, se ha mantenido el desarrollo completo del artículo porque llegado el caso de tener que utilizar cualquier otro tipo de hormigón durante la reparación, este artículo será el de aplicación.

Consiste esta Unidad en el suministro, vertido y vibrado del hormigón para la ejecución de estructuras de hormigón en masa, armado o pretensado, en las cuales el hormigón quede contenido por el terreno y/o por encofrados.

Los trabajos que se incluyen en la Unidad son:

- Suministro del hormigón

- Comprobación de la plasticidad del hormigón y toma de muestras según las especificaciones de frecuencia de muestreo indicadas en el control de calidad.

- Preparación de las juntas de hormigonado, mediante limpieza y eliminación de lechadas de mortero y aplicación, si es necesario, de los productos específicos para juntas de hormigonado.

- Vertido y compactación del hormigón.

- Ejecución de juntas de contracción en el caso del hormigón ligero a disponer sobre la losa.

- Curado del hormigón.

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 610 del PG-3.

## 610.2.-	Materiales

Los materiales deberán cumplir lo estipulado en la instrucción de hormigón estructural EHE-08. En particular, serán de aplicación los siguientes artículos y normas:

Cementos:

Los cementos cumplirán la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos y las prescripciones de la EHE-08. La utilización de cementos se ajustará a lo indicado en la siguiente tabla, salvo indicación contraria en planos o del Director de Obra:

| Tipo de Hormigón | Tipo de cemento |
| --- | --- |
| Elementos en contacto con el terreno | CEM I 32.5 ó 32.5R En aquellos casos que así se indique en planos o por indicación de la D.O., se empleará cemento puzolánico CEM II/A-P SR (con características sulforresistentes) |
| Resto de elementos de hormigón armado | CEM I 32.5 ó 32.5R |
| Elementos de hormigón pretensado | Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM II/A-D, de la clase 42.5 ó 42.5R |

Las condiciones de suministro, almacenamiento y utilización de cementos se ajustarán a las prescripciones de EHE-08.

Todas las partidas de cemento suministradas vendrán acompañadas del preceptivo marcado CE.

Agua

Se prohíbe expresamente el empleo de agua de mar para el amasado o curado del hormigón armado o pretensado. Podrá, sin embargo, emplearse agua de mar o aguas salinas análogas para amasados y curados del hormigón en masa que no contenga armadura alguna.

La utilización de agua para el amasado y curado se ajustará a las prescripciones de la EHE-08.

Áridos

Se prohíbe expresamente el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. Podrán emplearse como áridos para la fabricación de hormigones, arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderúrgicas apropiadas.

Las condiciones de los áridos en cuanto a designación, tamaño, suministro y almacenamiento se ajustarán a las especificaciones de EHE-08.

Los áridos provenientes de cantera dispondrán del preceptivo marcado CE.

Aditivos y otros componentes del hormigón

El empleo de adiciones o aditivos no podrá hacerse en ningún caso sin el conocimiento del peticionario y la expresa autorización de la Dirección de Obra. La utilización de aditivos se ajustará a lo dispuesto en la Instrucción EHE-08.

Las especificaciones de los aditivos y condiciones de suministro y almacenamiento se ajustarán a lo expuesto en la citada EHE.

Se tendrán en cuenta además las siguientes condiciones de utilización de los aditivos:

- En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.

- En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia, no podrán utilizarse aditivos que contengan carácter de aireantes. Estos productos podrían perjudicar la adherencia entre el hormigón y la armadura.

## 610.3.-	Tipos de hormigón

Los tipos de hormigones a emplear son los siguientes:

| Tipo | Empleo |
| --- | --- |
| HA-35/P/20/IIa | Base del nuevo sistema de contención |
| HNE-15 | Sobre arena en zanja para tubos |

## 610.4.-	Dosificación del hormigón

Las cantidades mínimas de cemento por metro cúbico de hormigón y la máxima relación agua/cemento son función de la clase de exposición, definida en la tipificación de los hormigones indicada en las respectivas unidades de medición, y serán conformes a las condiciones exigidas en EHE-08. La dosificación del hormigón se ajustará asimismo a las especificaciones de EHE-08.

Condiciones de resistencia y durabilidad del hormigón

La utilización de hormigones de resistencia inferior a 20 N/mm², no contemplados en la Instrucción EHE-08, estará limitada exclusivamente a unidades de obra no estructurales como los hormigones de limpieza. Quedan expresamente excluidos los hormigones para armar con resistencia de proyecto inferior a 25 N/mm². Los valores mínimos de resistencia se ajustarán a los requisitos de EHE-08.

Los requisitos de durabilidad del hormigón cumplirán las especificaciones de EHE-08, específicamente los siguientes aspectos:

- Resistencia del hormigón frente a la helada.

- Resistencia del hormigón frente al ataque por sulfatos.

- Resistencia del hormigón frente al ataque del agua del mar.

- Resistencia del hormigón frente a la erosión.

- Resistencia frente a la reactividad álcali-árido.

## 610.6.-	Ejecución

Puesta en obra del hormigón

La puesta en obra del hormigón, en lo que a colocación, compactación y técnicas especiales se refiere, se ajustará a las prescripciones de EHE-08.

El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada estructura que ha de ser aprobado por la Dirección de Obra. El plan de hormigonado explicitará la forma, medios y proceso que el contratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón.

El plan ha de constar de:

- Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de hormigón a utilizar en cada unidad.

- Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado.

Para cada unidad ha de constar:

- Sistema de hormigonado (mediante bomba, grúa y cubilote, canaleta, vertido directo…).

- Características de los medios mecánicos.

- Personal.

- Vibradores (características, tipo y vibradores de recambio en caso de avería).

- Secuencia de relleno de moldes.

- Medios para evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de personal y medios.

- Medidas de seguridad del personal.

- Sistema de curado del hormigón.

La docilidad del hormigón se medirá por su consistencia, indicada en los planos y en las unidades de medición de hormigones indicadas en este Pliego, siguiendo las indicaciones de la EHE-08.

El Contratista podrá aumentar la fluidez indicada en planos y pliego mediante el uso de fluidificantes, siempre que justifique su empleo y establezca, de acuerdo al suministrador del producto, las condiciones adecuadas de uso del mismo que garanticen que el producto, añadido en las condiciones citadas, no altera las condiciones resistentes y de durabilidad del hormigón.

En estos casos el Contratista definirá las condiciones de utilización del fluidificante (vertido en planta o en obra, y en qué proporciones), y, en función de éstas, establecerá la caracterización del hormigón mediante un doble control de consistencia. Primero, en planta, una vez amasado el hormigón y añadido el fluidificante que se disponga en planta, y, después, “in situ” previamente al vertido en el encofrado, una vez añadido ya el fluidificante en obra. El Contratista establecerá los rangos de asiento en cono de Abrams esperables en cada fase (planta y obra) que servirán de criterio de aceptación de la amasada (camión) tanto en planta como en obra. Para la correcta determinación de estos parámetros será precisa la realización de una campaña de ensayos previos que permita caracterizar adecuadamente el hormigón y fijar su dosificación. Esta campaña de ensayos previos y determinación de las condiciones de uso del fluidificante y dosificación correcta del hormigón podrá ser exigida por la Dirección de Obra sin coste adicional al objeto de obtener las condiciones óptimas de dosificación y consistencia que garanticen en obra simultáneamente la resistencia, durabilidad y condiciones de puesta en obra necesarias.

Curado del hormigón

La técnica de curado del hormigón se ajustará a las siguientes prescripciones, además de las generales relativas al curado recogidas en EHE-08:

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se han de mantener húmedas las superficies del hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo de:

7 días en tiempo húmedo y condiciones normales.

15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en contacto con aguas o filtraciones agresivas.

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se ha de garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de agua, materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de riego continuo o cubrición completa mediante plásticos.

En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la D.O., se han de cumplir las especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el vigente Artículo 285 del PG 3, incluido en la O.M. 475/2002 de 13/02/2002, en particular todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación, secado y dotación, así como a los ensayos de control del material y de su eficacia.

Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento

ACEPTACIÓN FINAL

| Parámetros de aceptación final | Procedimiento / Normas de aplicación |
| --- | --- |
| Ausencia de coqueras superficiales. | Inspección visual |
| Resistencias características a 28 días iguales o superiores a las indicadas en la designación de las distintas unidades de obra de hormigón. | EHE-08 |
| Tolerancias dimensionales. | EHE-08 |
| Tamaño máximo de fisuras bajo la acción de las cargas permanentes en elementos armados y pretensados. | Inspección visual y medición con fisurómetro. Parámetros de aceptación según EHE-08. |

TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Existencia de coqueras superficiales. | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. |
| Disminución de resistencia característica. | Condiciones de aceptación según EHE-08. |
| Tolerancias dimensionales superiores, al alza o la baja, a las especificadas. | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. Si no es posible la reparación y la unidad terminada es admisible desde el punto de vista estructural y funcional, se aceptará la unidad abonando el 90% del precio del C.P. nº 1 |
| Existencia de fisuras en elementos pretensados o armados, superiores a los límites admisibles según ambiente de exposición. | Las fisuras se inyectarán y los gastos serán por cuenta del Contratista. |

## 610.7.-	Control de calidad

Se describe seguidamente el control de calidad de recepción de hormigones y de los materiales componentes excepto armaduras, cuyo control de calidad se define en la cláusula correspondiente de este Pliego. El objeto del control de calidad de recepción es garantizar que la obra terminada tiene las características de calidad, resistentes y funcionales, especificadas en proyecto, en virtud del control de calidad de los materiales empleados y del control de la ejecución.

Una vez realizados todos los controles de calidad durante la ejecución de la unidad aquí indicados, su aceptación final se realizará basándose en los criterios especificados en el epígrafe de Aceptación final de este Artículo.

### Control de calidad de materiales

El control de calidad de materiales se realizará acorde al Título 8º-Control de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.

El control de calidad de los materiales comprende las siguientes actividades:

Control de los componentes del hormigón

Control de calidad del hormigón, que comprende, a su vez:

  - Control de la consistencia

  - Control de la resistencia

  - Control de las especificaciones relativas a la durabilidad

Seguidamente se indican los controles y las particularidades de aplicación a este Pliego.

| Control de los componentes del hormigón |  |
| --- | --- |
| El control de los componentes del hormigón se realizará según las prescripciones de EHE-08. Si la central productora dispone de un Sello de Marca de Calidad o distintivo reconocido análogo, no será necesario realizar controles de calidad de los materiales componentes del hormigón. En caso contrario, los controles a realizar son los indicados en los siguientes artículos de la instrucción EHE-08: |  |
| Control | Norma |
| Control del cemento | EHE-08 |
| Control del agua de amasado | EHE-08 |
| Control de los áridos | EHE-08 |
| Control de aditivos y otros componentes del hormigón | EHE-08 |

| Control de la calidad del hormigón |  |
| --- | --- |
| El control de calidad del hormigón comprende el control de la consistencia, de la resistencia y de la durabilidad. La toma de muestras se realizará según la norma UNE 83300:84 |  |
| Control | Norma |
| Control de la consistencia del hormigón | EHE-08 |
| Control de la resistencia del hormigón | EHE-08 |
| El control de la resistencia del hormigón comprende los siguientes tipos de ensayos: |  |
| - Ensayos previos, destinados a establecer la dosificación inicial. Si los hormigones se fabrican con dosificaciones ya sancionadas por la práctica no serán necesarios los ensayos previos, salvo indicación expresa de la Dirección Facultativa. | EHE-08 |
| - Ensayos característicos, destinados a sancionar la dosificación definitiva y los medios de fabricación. Al igual que los ensayos previos, no serán necesarios ensayos característicos si los hormigones se fabrican con dosificaciones ya sancionadas por la práctica, salvo indicación expresa del Director de Obra. | EHE-08 |
| - Ensayos de control, destinados a comprobar, a lo largo de la ejecución, que la resistencia característica de la obra es igual o superior a la indicada para cada uno de los tipos de hormigón. Los ensayos de control son preceptivos. Este Pliego establece como modalidad de control para la obra la Modalidad 3, Control estadístico del hormigón | EHE-08 |
| Control de la durabilidad del hormigón | EHE-08 |
| El control de la durabilidad del hormigón se llevará a cabo con los siguientes controles: - Control documental de las hojas de suministro, a fin de verificar el cumplimiento de la limitación de la relación agua/cemento especificada en el cuadro de materiales para cada tipo de hormigón. |  |
| - Control de la profundidad de penetración de agua, que se establece como preceptivo para esta obra al ser el ambiente de exposición III, ambiente marino | UNE 83309:90 EX |

Los criterios de aceptación o rechazo para cada uno de los ensayos se indican en los artículos de la EHE-08 indicados. En el caso de que los resultados de los ensayos de resistencia ofrezcan valores inferiores al 90% de la resistencia característica especificada en proyecto para cada tipo de hormigón, la Dirección Facultativa podrá requerir la realización de ensayos de información complementaria del hormigón de cualquiera de los tipos indicados a continuación:

| Ensayos de información complementaria del hormigón |  |
| --- | --- |
| A requerimiento de la Dirección Facultativa, cuando la resistencia obtenida del control de resistencia sea Indicados también cuando se efectúe hormigonado en tiempo frío o para garantizar el adecuado comportamiento estructural al realizar el descimbrado o desencofrado |  |
| Control | Norma |
| Tipo a, fabricación de probetas y curado en condiciones análogas a las reales de la obra | EHE-08 |
| Tipo b, extracción de probetas de hormigón endurecido | EHE-08 |
| Tipo c, ensayos no destructivos | EHE-08 |

### Control de ejecución

El hormigón se dividirá en lotes según las indicaciones de la Tabla 86.5.4.1. de EHE-08 08.

## 610.10.-	Medición y abono

Los criterios particulares de medición para la unidad de obra de hormigón del presente Artículo se indican en la tabla siguiente:

| Unidad de medida | Metro cúbico (m³). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Volumen de hormigón medido sobre planos de proyecto. Las desviaciones del hormigón realmente puesto en obra sobre las mediciones teóricas serán debidamente justificadas a la Dirección Facultativa para que resulten de abono. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. El empleo de cemento sulforresistente se considera incluido en el precio de las unidades de hormigón que así lo requieran. El hormigón en elementos prefabricados no es objeto de medición y abono independiente, sino que se incluye en la unidad del elemento prefabricado correspondiente. |

# Artículo 617.- Picado de superficies deterioradas del hormigón

## 617.1.-	Definición

El picado y saneado del hormigón en superficies deterioradas se realizará hasta descubrir las armaduras si existen indicios de corrosión, o hasta la obtención de material sano y competente en caso contrario, eliminando siempre los recubrimientos mal adheridos.

## 617.2.-	Aplicación

El presente artículo es de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU01D130 | m² | Picado y saneado de hormigón en superficies deterioradas, en estructuras singulares o rehabilitación de estructuras, eliminando recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del producto picado. |
| UA02010001 | m² | Picado y saneado de hormigón en superficies deterioradas, en estructuras singulares o rehabilitación de estructuras, eliminando recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras, la carga y transporte a lugar autorizado del producto picado. |
| UA021000001 | m² | Preparación previa de la superficie de hormigón rectificando su planeidad eliminando mediante cincel las cejas e irregularidades producidas por las tablas de los encofrados, hasta conseguir una superficie plana lista para su posterior chorreado con arena o agua, con retirada de escombros. Incluso parte proporcional como andamios y medios de seguridad precisos. |

## 617.3.-	Descripción De Los Trabajos

Las operaciones incluidas en este artículo son las siguientes:

Montaje de los equipos y medios auxiliares para la correcta ejecución de los trabajos.

Ejecución del picado mediante métodos mecánicos o manuales.

Limpieza completa y cepillado de la superficie preparada.

Pasivación de las armaduras mediante pintura específica a base de cemento y resina epoxi en la ejecución de la unidad correspondiente. Ver Artículo 6.7.1.a- Puente de unión y protección anticorrosión de armaduras, para indicaciones más detalladas de este tipo de operación.

Retirada de los restos generados a un lugar de acopio habilitado en obra hasta su posterior traslado al punto de gestión de residuos.

## 617.4.-	Materiales

Se aportarán los elementos necesarios para la pasivación de armaduras vistas, cuando proceda, según el Artículo 6.7.1.a- Puente de unión y protección anticorrosión de armaduras.

## 617.5.-	Ejecución

Las obras se ejecutarán por métodos mecánicos como martillos picadores de baja potencia, con apoyo de medios manuales tradicionales, como punteros, cinceles y macetas complementando todo ello, si se estima conveniente, con el empleo de amoladoras o fresadoras.

El picado podría realizarse en ocasiones en zonas pequeñas y/o de difícil maniobra en cuanto a espacios libres para su ejecución y transporte o empleo de maquinaria. Por ello en estas zonas se utilizarán únicamente herramientas manuales, que permitan un acabado más perfilado.

Para garantizar la aplicabilidad de la reparación, las zonas deberán poseer formas geométricas sencillas tras el picado, para lo cual, se tenderá a la formación de ángulos rectos en los huecos obtenidos, tanto en ángulos interiores como exteriores.

Según el grado de deterioro, el picado y saneo se realizará hasta descubrir completamente las armaduras, en caso de existir indicios de corrosión, o hasta la obtención de material sano y competente. Con este picado se eliminará:

- El hormigón delaminado o microfisurado y visiblemente en mal estado o con indicios de carbonatación

- El hormigón de la parte posterior de las armaduras hasta una profundidad equivalente a su diámetro (en los casos que se requiera llegar hasta las armaduras) descubriendo toda la longitud oxidada de armaduras hasta encontrar la parte no afectada de las mismas. Si se descubriesen armaduras no oxidadas, deberá garantizarse su adherencia posterior al material de reparación mediante la aplicación del puente de unión correspondiente

Durante la acción de retirada mecánica del hormigón, se producirá siempre polvo en el plano de fractura. Al término de los trabajos, la superficie debe quedar completamente libre de polvo. Este efecto se puede lograr mediante aspiración o proyectando aire comprimido exento de aceite. También se pueden usar pulverizadores con agua a presión, cuando la humedad del hormigón no sea un problema para las acciones posteriores, o cuando haya tiempo para que la superficie quede completamente seca.

La preparación de superficies y barras de acero para la posterior reparación estructural se realizará conforme a las especificaciones recogidas en el presente Pliego, cumpliendo en todo momento la normativa europea EN ISO 8501.

En virtud de la norma, se describen cuatro grados de oxidación que se encuentran normalmente en las superficies de acero no revestido y que se recogen a continuación:

Fig.- 1: Patrones fotográficos del grado de oxidación.

La norma ISO 8501-1 identifica también ciertos grados de limpieza visual (denominados grados de preparación) tras la actuación sobre la superficie de acero no revestido y de las superficies de acero después de eliminar totalmente cualquier revestimiento anterior. En el ámbito del informe, existen dos grados de preparación según el método de limpieza utilizado: limpieza con chorro de arena “Sa” o limpieza manual mecánica “St”.

Tabla 617.1: Grados de preparación.

| LIMPIEZA POR CHORRO ABRASIVO |  |
| --- | --- |
| Sa 1 | Limpieza por chorro abrasivo ligero |
| Sa 2 | Limpieza por chorro abrasivo intenso |
| Sa 2 | Limpieza por chorro abrasivo a fondo |
| Sa 3 | Limpieza por chorro hasta que el acero quede visiblemente limpio (“metal blanco”) |
| LIMPIEZA MANUAL MECÁNICA |  |
| St 2 | Limpieza manual y mecánica intensa |
| St 3 | Limpieza manual y mecánica fondo |

Tabla 617.2: Grados de oxidación y preparación.

| Grado de oxidación | Patrones fotográficos de grados de preparación de superficie | Descripción |
| --- | --- | --- |
| A |  | Superficie de acero completamente recubierta con las costras de fábrica o laminilla, firmemente adheridas, y en la mayoría de los casos con poco o nada de oxidación. Este grado es el que normalmente presenta el acero recién manufacturado o poco tiempo después de su salida del tren de laminación en caliente. |
| B |  | Superficie de acero que ha iniciado su corrosión y de la que ha comenzado a desprenderse poco a poco la laminilla. Este grado es el que normalmente presenta la superficie del acero después de haber permanecido expuesta a la intemperie, sin protección, en una atmósfera medianamente corrosiva durante 2 ó 3 meses. |
| C |  | Superficies de acero en la que la corrosión ha hecho desprender casi la totalidad de la laminilla, pero que todavía no presenta picaduras detectables a simple vista, pero sí se aprecia claramente corrosión por oxidación. Este grado es el que normalmente presenta la superficie del acero que ha sido expuesta a la intemperie, sin protección, en una atmósfera medianamente corrosiva durante 1 año aproximadamente |
| D |  | Superficies de acero de la que se ha desprendido la totalidad de la laminilla y en la que se observa a simple vista bastante óxido y picaduras (puntos de corrosión). Este grado corresponde al estado de una superficie de acero después de una exposición a la intemperie, sin protección, en una atmósfera medianamente corrosiva durante unos 3 años aproximadamente. |

En caso de existir armaduras a la vista, deberán desoxidarse por medios mecánicos hasta grado Sa2 ½, según ISO 8501-1/ISO 12944-4, en la totalidad de la circunferencia del armado o de las barras metálicas a tratar. Para ello, como se ha comentado anteriormente, la eliminación del óxido se realizará mediante chorreado con arena a presión de forma generalizada y mediante cepillado en las zonas de difícil acceso o las caras de armadura que queden entre el hormigón central y la armadura.

Fig.- 2: Preparación de superficies de armaduras con chorro de arena.

Una vez eliminados todos los restos de óxido de la armadura, se procederá a la comprobación de la cuantía geométrica de acero restante, para proceder a la reposición de las armaduras dañadas o con cuantía insuficiente. Esto se llevará a cabo mediante su sustitución y correcto solape con armadura sana y en cuantía suficiente.

Una vez preparadas las barras de acero, se procederá a su pasivado según lo indicado en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

## 617.6.- Recepción

La superficie resultante del picado deberá estar sana, con irregularidades de al menos 3 mm manteniendo formas geométricas sencillas para garantizar la aplicabilidad de la reparación.

La superficie al término de los trabajos estará completamente libre de polvo.

## 617.7.-	Control de calidad

Generalidades

La ejecución de los trabajos se debe de realizar de acuerdo con un plan de calidad elaborado para el proyecto.

Los parámetros de análisis, así como la frecuencia de observación o de ensayo deben estar de acuerdo con las siguientes especificaciones:

| CARACTERÍSTICA | MÉTODO DE ENSAYO | REFERENCIA DE ENSAYO | FRECUENCIA DE ENSAYO |
| --- | --- | --- | --- |
| Limpieza | Examen visual Ensayo de secado(con trapo húmedo) | - | Después de la preparación e inmediatamente antes de la aplicación de los productos de reparación |
| Regularidad del sustrato | Examen visual Ensayos de dirección de irregularidades | UNE 82-301-86 (ISO 468-1982 | Antes de la aplicación de los productos de reparación |
| Rugosidad | Examen visual Método de la superficie de arena o Perfilómetro | EN 1766 EN ISO 3274 ISO 4287/1-1984 | Antes de la aplicación de los productos de reparación |

## 617.8.-	Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Profundidad de picado insuficiente. | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. El picado de los hormigones se seguirá hasta descubrir un hormigón sano, exento de zonas mal adheridas o sueltas. |

## 617.9.-	Medición y abono

El abono de estas unidades se realizará conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros cuadrados (m2) realmente ejecutados en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso la completa limpieza de la superficie picada y la pasivación de las armaduras implicadas. |

# Artículo 618.- Chorreado con abrasivo a presión controlada.

## 618.1.-	Definición

El chorreado con abrasivo a presión (arena de sílice, silicato de aluminio o abrasivos similares) se aplicará en esta rehabilitación a la limpieza y preparación superficial de la estructura metálica, para la retirada de óxidos, pinturas, grasas y otros componentes indeseados, hasta alcanzar un grado de limpieza Sa2 ½.

El chorreado se aplicará en esta rehabilitación a la limpieza y preparación superficial del cajón metálico, para la retirada de óxidos, pinturas, grasas y otros componentes indeseados. Asimismo, también se aplicará a las zonas de hormigón, con el mismo objetivo de limpieza y saneamiento de todas las superficies.

En este último caso el proceso tiene la finalidad de obtener una superficie limpia y rugosa sobre la que posteriormente efectuar los tratamientos para su protección y garantizar la correcta adherencia entre los mismos.

## 618.2.-	Aplicación

El presente artículo es de aplicación a la siguiente unidad de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU01D060 | m² | Chorreado y limpieza con arena de paramentos de hormigón y protección ambiental precisa contra la contaminación de polvo, en estructuras singulares o rehabilitación de estructuras. |
| mU01D070 | m² | Chorreado y limpieza con arena de estructuras metálicas y protección ambiental precisa contra la contaminación de polvo. |
| UA05HE811 | ud | Inspecciones detalladas durante la ejecución de la obra tras realizar la limpieza de los paramentos, tal como se indica en la Memoria, incluso elaboración de un mapa de fisuras. |

## 618.3.-	Descripción de los trabajos

Las operaciones incluidas en este artículo son las siguientes:

Montaje de los equipos y medios auxiliares para la correcta ejecución de los trabajos.

Disposición de protecciones para evitar la dispersión de polvo y recogida del abrasivo.

Chorreado con abrasivo mediante compresor de caudal variable y control remoto.

Retirada de los residuos generados a un lugar de acopio habilitado en obra hasta su posterior traslado al punto de gestión de residuos.

Tras la realización de la limpieza se llevará a cabo una inspección detallada por un técnico especializado para contrastar la información recabada durante las inspecciones previas a la redacción del presente proyecto.

## 618.4.-	Materiales

Se empleará un abrasivo, proyectado a presión sobre la estructura metálica, que permita alcanzar el grado de limpieza y preparación de superficies prescrito en este Pliego. Los abrasivos más usuales que podrán emplearse son la arena de sílice o los silicatos de aluminio.

La arena utilizada en el chorreado suele contener de 94 a 99% de sílice cristalina, SiO2 en forma de cuarzo. La arena de sílice tendrá una granulometría comprendida entre uno y tres milímetros (1mm y 3mm), obtenida por los suministradores después de haber tamizado la arena con el fin de retirar los finos, pues estos no son efectivos para la acción abrasiva, así como los granos gruesos, que obstruirían los equipos.

Se pueden utilizar otros abrasivos que puedan contener sílice cristalina en porcentajes variables tales como escorias de cobre, granalla con arena, determinados silicatos de aluminio, corindón o microesferas de vidrio.

## 618.5.-	Ejecución

Antes de dar comienzo a los trabajos de chorreado, toda la zona de trabajo se encapsulará mediante lonas plásticas, firmemente ancladas al andamiaje dispuesto en el puente para ejecución de los trabajos, para recoger el abrasivo y la nube de polvo que se genera durante la operación, según se prescribe en el Artículo 693a.- Andamios y protecciones de este Pliego.

La presión del chorro estará entre tres y cinco atmósferas (3 a 5 atm), afectando a una profundidad aproximada de 5 mm.

Será necesario efectuar una prueba en obra, en una zona representativa, donde se definirá la presión óptima, la distancia a la que debe proyectarse el abrasivo y la abertura de proyección.

En las superficies metálicas, el grado de preparación a utilizar mediante chorro abrasivo vendrá definido por la capa de herrumbre o nivel de oxidación existente.

Se tratará de comenzar con las áreas de más difícil acceso y elevadas, ya que al poco tiempo se empezará a acumular el material de desecho y polvo del propio trabajo y esto dificultará las maniobras cada vez más mientras avanzan los trabajos.

Las capas descubiertas no deben presentar nunca indicios de abrasión.

Las operaciones se darán por terminadas cuando se compruebe que al pasar la mano no se aprecia existencia de zonas huecas o partículas mal adheridas, al golpear las superficies con un martillo o al rayar con un destornillador o herramienta punzante.

Para evitar molestias al entorno por la nube de polvo que acompaña a esta actividad se dispondrán lonas o carpas protectoras que evitan la dispersión del polvo y que servirán igualmente para recoger el abrasivo proyectado.

El operario actuará provisto de una escafandra protectora, ventilada con aire fresco.

## 618.6.-	Recepción

El resultado de esta operación será una superficie firme, limpia, libre de óxidos, pinturas, grasas y otros elementos indeseables.

En concreto, en el caso del hormigón debe quedar una superficie limpia y lo suficientemente rugosa como para aplicar tratamientos posteriores.

Las prestaciones requeridas a la superficie como resultado de esta etapa son las siguientes:

- Superficie soporte firme con resistencia a tracción superficial de 1N/mm2. Esta resistencia puede evaluarse mediante el ensayo de adherencia por tracción (según norma ISO 4624) El ensayo consiste en pegar, con un adhesivo, una placa metálica de 50mm de diámetro y de al menos 10mm de espesor a la superficie de hormigón. Cuando el adhesivo ha endurecido, se realiza un corte del sistema con una broca hueca circular (en su defecto, mediante cortes perpendiculares con una radial) y se tira de la placa mediante un dinamómetro de lectura digital montado concéntricamente con esta. La tensión de tracción obtenida se considera la resistencia de adherencia (tracción) del hormigón. De no alcanzarse el valor requerido, será necesario eliminar la capa de hormigón hasta otra más profunda.

- Porosidad del hormigón abierta.

- Superficie de hormigón libre de recubrimientos y limpia con ausencia de grasas, aceites, hormigón dañado/carbonatado y restos de otras aplicaciones, que puedan restar adherencia a los productos que se apliquen sobre el mismo.

- Rugosidad igual a 1mm.

Será necesario efectuar una prueba en obra, en una zona representativa, donde se definirá la presión óptima, la distancia a la que debe proyectarse el abrasivo y la abertura de proyección.

Las capas descubiertas no deben presentar nunca síntomas de abrasión. Las operaciones de saneado y limpieza se darán por terminadas cuando se compruebe que al pasar la mano no se aprecia existencia de zonas huecas o partículas mal adheridas, así como al golpear las superficies con un martillo o al rayar con un destornillador o herramienta punzante.

Para todos los materiales procedentes de los chorreados y limpiezas será de aplicación el RD 105/2008 así como el resto de normativa vigente al respecto.

## 618.7.-	Control de calidad

Los puntos de control con respecto a la limpieza superficial serán los siguientes:

| CONTROL PREVIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Características. |  | Tipo de control |
| Comprobación de equipos y medios de limpieza |  | Visual |
| Inspección previa de la superficie, determinación del grado de herrumbre en superficies metálicas |  | Visual |
| CONTROL TRAS LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS |  |  |
| Grado de limpieza alcanzado | ISO 8501 |  |

## 618.8.- Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Grado de calidad del chorreado: Rugosidad insuficiente. Existencia de impurezas u otros materiales. | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. Se volverá a aplicar el chorreado hasta conseguir un óptimo acabado de la superficie tratada. |
| Erosión en el material a tratar. | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. Supondrá una reducción del pago al 90% de lo especificado en el Cuadro de Precios Nº1. |

## 618.9.-	Medición y abono

La medición y abono de las unidades de chorreado del hormigón y de superficies metálicas se realizará conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros cuadrados (m2) realmente chorreados en obra, medidos sobre las superficies teóricas expuestas de perfiles y palastros deducidas de los planos de proyecto. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad. La repetición sucesiva del chorreado en superficies previamente tratadas, a fin de alcanzar el grado de limpieza y preparación de superficie requerida en el Pliego, no es objeto de medición y abono adicional. Incluye las protecciones a disponer para evitar la dispersión de polvo y la recogida del abrasivo proyectado. |

La medición y abono de las inspecciones a realizar tras los chorreados se llevará a cabo conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Unidades (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades exactas. |
| Forma de medición | Unidades de inspección desglosadas en horas de técnico especialista. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

# Artículo 619a.- Tratamiento de las superficies mediante chorro de agua a presión. (mejorado en O’Donnell)

## 619A.1.-	DEFINICIÓN

Como operación de limpieza y saneo del hormigón y paramentos de fábrica y ladrillo, se proyecta un tratamiento previo de limpieza mediante chorro de agua a presión. Se define la unidad contractual:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| cC01LI001 | m² | Chorreado y limpieza de superficies con agua a presión de 150/250 atmósferas, eliminando manchas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y suciedad. |
| UA05HE811 | ud | Inspecciones detalladas durante la ejecución de la obra tras realizar la limpieza de los paramentos, tal como se indica en la Memoria, incluso elaboración de un mapa de fisuras. |

## 619a.2.-	EJECUCIÓN Y MATERIALES

El tratamiento superficial con chorro de agua se realizará mediante un equipo hidráulico y mangueras especiales capaces de proyectar el agua a una presión en la boquilla de salida igual o superior a la especificada en la definición de la Unidad de Obra.

Durante la ejecución de los trabajos se seguirán las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, protegiendo a los operarios con gafas contra proyecciones. Los operarios que intervengan en el chorreado entrarán protegidos por trajes-peto y guantes que les proteja no sólo del impacto del chorro de agua, sino del rebote de éste tras golpear en la superficie a tratar.

El área afectada por el chorreado estará señalizada y el paso impedido a cualquier persona ajena al equipo de chorreado.

Será preceptivo estudiar la presión a aplicar en cada zona con objeto de no producir una degradación innecesaria, consiguiendo el objetivo de limpieza y saneado que se persigue.

Tras la realización de la limpieza se llevará a cabo una inspección detallada por un técnico especializado para contrastar la información recabada durante las inspecciones previas a la redacción del presente proyecto.

## 619a.3.-	MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono de la unidad de chorreado con agua a presión se realizará conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros cuadrados (m2) realmente chorreados, descontando huecos. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Así como trabajos y medios necesarios para el movimiento de piezas, acceso al punto de tratamiento. |

# Artículo 619b.- Tratamiento de las superficies mediante chorro de aire a presión.

## 619b.1.-	Definición

Como operación de limpieza y saneo del hormigón se proyecta un tratamiento previo de limpieza mediante chorro de aire a presión. Se define la unidad contractual:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| U00204 | m² | Soplado de la zona reparada mediante aire a presión para la eliminación de polvo, suciedad y material mal adherido. |

## 619b.2.-	Ejecución Y Materiales

El tratamiento superficial con chorro de aire se realizará mediante un equipo hidráulico y mangueras especiales capaces de proyectar el aire a una presión en la boquilla de salida igual o superior a la especificada en la definición de la Unidad de Obra.

Durante la ejecución de los trabajos se seguirán las Normas de Seguridad e Salud en el Trabajo, protegiendo a los operarios con gafas contra proyecciones. Los operarios que intervengan en el chorreado entrarán protegidos por trajes-peto y guantes que les proteja no sólo del impacto del chorro de aire, sino del rebote de éste tras golpear en la superficie a tratar.

El área afectada por el chorreado estará señalizada y el paso impedido a cualquier persona ajena al equipo de chorreado.

Será preceptivo estudiar la presión a aplicar en cada zona con objeto de no producir una degradación innecesaria, consiguiendo el objetivo de limpieza y saneado que se persigue.

## 619b.3.-	Medición Y Abono

La medición de esta unidad se realizará por metros cuadrados (m2) realmente chorreados, descontando huecos. Igualmente debe realizarse la operación de corte de todas las puntas metálicas de la sujeción del antiguo revestimiento, salientes de los paramentos de la estructura. El precio de la misma incluye la parte proporcional de los trabajos y medios necesarios para el movimiento de las piezas, acceso al punto de tratamiento, el chorreado con aire propiamente dicho, tanto los materiales como las herramientas, mano de obra y medios auxiliares, todo ello hasta dejar la pieza totalmente acabada.

NOTA: Si este artículo se mete porque el chorreado con aire aparece como operación auxiliar en alguna unidad, se quitará la unidad del 624.1 y se dirá lo siguiente:

“Aunque no se aplica a una unidad concreta de este Proyecto, se ha mantenido la especificación de cara a aquellos trabajos en los que se desarrolla como operación auxiliar”

Y en medición y abono:

“La medición de esta unidad se realizará como operación auxiliar de la unidad en la que está incluida.”

# Artículo 620.- Perfiles y chapas de acero laminadas en caliente, para estructuras metálicas

## 620.1.-	Definición

Se definen como perfiles y chapas de acero laminados en caliente, a los productos laminados en caliente, de espesor mayor que tres milímetros (3 mm), de sección transversal constante, distintos según ésta, empleados en las estructuras y elementos de acero estructural.

## 620.2.-	aplicación

Las prescripciones contenidas en esta cláusula son de aplicación a las unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UA05AAL010 | kg | Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. |
| UA05AP010 | kg | Suministro y colocación de acero S275 para placas de anclaje de ménsulas, en tablero, incluso soldaduras, barras de anclaje, cortes necesarios y material auxiliar. Totalmente terminada. |
| mU03K010 | kg | Suministro y colocación de acero laminado tipo S275JR, en perfiles, según peso teórico, incluso casquillos de montaje, embrochalados, empalmes y parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de soldadura. |

## 620.3.-	tipos

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas, se clasificarán en función de:

Su geometría:

Los productos de acero laminados en caliente se agrupan en series por las características geométricas de su sección. Las series utilizadas actualmente se indican en la tabla 620.1. Con carácter indicativo se citan las normas relativas a las dimensiones y términos de sección.

Nota 1: Producto laminado plano de anchura mayor que mil quinientos milímetros (1500 mm). Según su espesor se clasifica en:

- Chapa media: igual o mayor que 3 mm hasta 4,75 mm.

- Chapa gruesa: mayor que 4,75 mm.

La chapa suele emplearse solamente como materia prima para la obtención por corte de elementos planos.

Su tipo y grado de acero:

Los tipos y grados de acero habitualmente empleados para la fabricación de estos productos, designados según la norma UNE-EN-10027 parte 1, son los que figuran en la tabla 620.2.

También está permitido el empleo de los tipos y grados de acero de construcción de alto límite elástico (según UNE-EN-10137, partes 1, 2 y 3), los de grano fino para construcción soldada (según UNE-EN- 10113, Partes 1, 2 y 3), los aceros de construcción con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (según UNE-EN-10155) y los aceros con resistencia mejorada a la deformación en la dirección perpendicular a la superficie del producto (según UNE-EN-10164).

Estados de desoxidación admisibles: FN (no se admite acero efervescente) y FF (acero calmado).

## 620.4.-	Características

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.

La garantía de calidad de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.

620.4.1	Características de los aceros

620.4.1.1	Composición química

La composición química de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y chapas, será la especificada en la norma UNE-EN-10025, o en su caso, la especificada en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN-10113, UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN- 10164).

Para la verificación de la composición química sobre el producto, se deberán utilizar los métodos físicos o químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor.

620.4.1.2	Características mecánicas

Las características mecánicas de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y chapas, serán las especificadas en la norma UNE-EN- 10025, o en su caso, las especificadas en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN-10113, UNE-EN-10137, UNE-EN- 10155 o UNE-EN-10164).

Límite elástico ReH: Es la carga unitaria, referida a la sección inicial de la probeta, que corresponde a la cedencia en el ensayo a tracción según la norma UNE 7 474(1), determinada por la detención de la aguja de lectura de la máquina de ensayo. Esta definición corresponde al límite superior de cedencia.

Resistencia a la tracción Rm: Es la carga unitaria máxima, soportada durante el ensayo a tracción según la norma UNE 7 474(1).

Alargamiento de rotura A: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos, en el ensayo de tracción según la norma UNE 7 474(1), después de producida la rotura de la probeta, y reconstruida ésta, expresado en tanto por ciento de la distancia inicial.

-	Resiliencia KV: Es la energía absorbida en el ensayo de flexión por choque, con probeta entallada, según la norma UNE 7 475(1).

620.4.1.3	Características tecnológicas

-	Soldabilidad: En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN-10025 o UNE-EN-10113, debe determinarse el valor del carbono equivalente (CEV), y dicho valor, debe cumplir lo especificado al respecto en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda.

En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN- 10164, se estará a lo dispuesto en las propias normas.

Para la verificación del CEV sobre el producto, se deberán utilizar los métodos físicos o químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor.

Dado que en este artículo solo contemplan aceros soldables, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras los procedimientos y condiciones recomendados para realizar, cuando sea necesario, las soldaduras.

Los aceros de los grados JR, J0, J2G3, J2G4, K2G3 y K2G4, generalmente, son aptos para el soldeo por todos los procedimientos. La soldabilidad es creciente desde el grado JR hasta K2.

El riesgo de que se produzcan grietas en frío en la zona soldada aumenta con el espesor del producto, con el nivel de resistencia y con el carbono equivalente. El agrietamiento en frío puede producirse por la acción combinada de los siguientes factores:

  - Cantidad de hidrógeno difusible en el metal de aportación.

  - Una estructura frágil de la zona afectada térmicamente.

  - Concentraciones importantes de tensiones de tracción en la unión soldada.

Cuando se prescriba la utilización de ciertas recomendaciones, tales como las recogidas en la norma UNE-EN-1011 o en normas nacionales que sean aplicables, las condiciones de soldeo y los distintos niveles de soldabilidad recomendados, para cada tipo de acero, pueden estar determinados en función del espesor del producto, de la energía aportada a la soldadura, de los requisitos de producto, de la eficiencia de los electrodos, del proceso de soldeo y de las características del metal de aportación.

-	Doblado: Es un índice de la ductilidad del material, definido por la ausencia o presencia de fisuras en el ensayo de doblado, según la norma UNE 7 472, efectuado sobre el mandril que se indica en la tabla de características, de las normas de condiciones técnicas de suministro, para cada una de las distintas clases de acero. Esta característica es opcional y su verificación solo es exigible si expresamente así se indica en el pedido.

620.4.2	Características de los perfiles y chapas

Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto son las especificadas en la norma correspondiente que figura en la tabla 620.3.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar tolerancias más estrictas para el caso de aplicaciones especiales.

## 620.5.-	Ejecución

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta días (30 d) desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa de las empresas suministradoras de los perfiles y chapas laminados en caliente, para estructuras metálicas, objeto del proyecto, así como la marca comercial, o referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad.

## 620.6.-	Control De Calidad

620.6.1	Suministro

A los efectos del control del suministro de los productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas, se denomina partida al material que simultáneamente cumpla las siguientes condiciones:

Que pertenezcan a una de las series de productos citados en la tabla 620.1.

Que corresponda al mismo tipo y grado de acero

Que proceda de un mismo fabricante

Que hayan sido suministrados de una vez

No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que no lleguen acompañados de la documentación indicada a continuación.

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo, entre otros, los siguientes datos:

Nombre y dirección de la empresa suministradora;

Fecha de suministro;

Identificación del vehículo que lo transporta;

Numero de partidas que componen el suministro, identificando, para cada partida, al fabricante y su contenido (peso, número de perfiles o chapas, tipo de producto según se indica en la tabla 620.1, tipo y grado de acero según se indica en la tabla 620.2).

Además, cada partida deberá llegar acompañada de la siguiente documentación, según el caso:

Si se trata de una partida con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8):

  - Documento acreditativo de que la partida está en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad reconocido.

  - Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores de las diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, que justifiquen que los productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas cumplen las exigencias contenidas en este articulo

Si se trata de una partida sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8):

  - Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores de las diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, que justifiquen que los productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas cumplen las exigencias contenidas en este articulo.

  - Resultados de los ensayos, que justifiquen que los productos de acero laminados en caliente de esa partida cumplen las exigencias establecidas en el apartado 620.3, efectuados por un laboratorio autorizado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

Una vez comprobada la documentación que debe acompañar al suministro, se deberá proceder a comprobar el correcto marcado de los productos según los criterios siguientes:

- Los perfiles y secciones de los tipos U normal (UPN), IPE, I con alas inclinadas (antiguo IPN) y HE de alas anchas y caras paralelas (HEB, HEA, HEM), llevarán la identificación del fabricante estampada en caliente, mediante los rodillos de laminación, a intervalos de dos mil quinientos milímetros (2.500 mm) como máximo, además deberá marcarse la designación abreviada del producto y del tipo y grado de acero, así como la identificación de la colada de procedencia, mediante pintado o grabado. Esta información, completa y fácilmente identificable, deberá figurar en todos y cada uno de los perfiles individuales.

- Los perfiles y secciones de los tipos U comercial, T con alas iguales y aristas redondeadas, los angulares de lados iguales o desiguales, los redondos, los cuadrados, los hexagonales y los perfiles rectangulares de canto vivo, llevarán la identificación del fabricante, la designación abreviada del producto y del tipo y grado de acero, así como la identificación de la colada de procedencia, mediante un método a elección del fabricante.

- Las chapas y planos anchos de espesor ≥3 mm y ancho ≥1500 mm llevarán la marca de identificación del fabricante, el número de la pieza, el número de colada, las dimensiones, y la designación del tipo y grado del acero, pintados y troquelados.

No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que no estén correctamente marcados.

620.6.2	Acopio

Se comprobará que los perfiles y chapas laminados en caliente, para estructuras metálicas, acopiados se corresponden con todo lo previamente comunicado al Director de las Obras, según se especifica en el apartado 620.5.

A los efectos del control de los acopios, se denomina unidad de inspección al material que simultáneamente cumpla las siguientes condiciones:

- Corresponde al mismo tipo y grado de acero.

- Procede de un mismo fabricante.

- Pertenece a una de las siguientes series en función del espesor máximo de la sección:

- serie ligera (e ≤16 mm)

- serie media (16 mm < e ≤ 40 mm)

- serie pesada (e > 40 mm)

El tamaño máximo de la unidad de inspección será de:

- Ochenta toneladas (80 t), en el caso de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8).

- Cuarenta toneladas (40 t), en el caso de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8).

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los acopios serán sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.

Se distinguen dos niveles distintos de intensidad para el control de los acopios de estos productos:

Control de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8)

En este caso, los resultados del control deben disponerse antes de la puesta en obra de la unidad de obra de la que formen parte.

Control de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8)

En este caso los ensayos deben realizarse y obtenerse los resultados, previamente a la ejecución de la unidad de obra de la que vayan a formar parte, de tal forma que todos los productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que se empleen en cada unidad de obra deben estar previamente totalmente identificados.

620.6.3	Criterios de aceptación y rechazo

Los criterios de aceptación y rechazo serán:

Composición química (620.3.1.1) y características tecnológicas (620.3.1.3): Cada unidad de inspección será controlada mediante un ensayo de cada una de las características, según se especifica en la norma UNE-EN-10025 o en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNEEN- 10113, UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los resultados de todos los ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si el resultado, para alguna de las características, no es satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo de esa característica sobre cuatro (4) nuevas probetas de la unidad de inspección correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar la unidad de inspección.

Tolerancias dimensionales, de forma y de masa (620.3.2): Cada unidad de inspección será controlada mediante ensayos sobre un producto muestra. Si los resultados de todos los ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si el resultado, para alguna de las características, no es satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo de esa característica sobre cuatro (4) nuevos productos muestra de la unidad de inspección correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar la unidad de inspección.

Características mecánicas (620.3.1.2): Cada unidad de inspección será controlada mediante ensayos sobre dos juegos de probetas, que se tomarán, según se especifica en la norma UNE-EN-10025 o en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN-10113, UNE-EN- 10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, la unidad de inspección será rechazada, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas sobre dieciséis (16) juegos de probetas de la unidad de inspección correspondiente. El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los resultados obtenidos supera el valor mínimo garantizado y todos los resultados superan el 95 % de dicho valor. En caso contrario la unidad de inspección será rechazada. En el caso de Rm además de lo citado anteriormente, la media aritmética será inferior al valor máximo garantizado y todos los resultados serán inferiores al ciento cinco por ciento (105%) de dicho valor.

## 620.7.-	Almacenamiento

Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente para estructuras metálicas, se almacenarán de forma que no se perjudique su estado de conservación.

## 620.8.-	Medición Y Abono

Los criterios específicos de medición para la unidad de obra de acero en perfiles y chapas se indican en la siguiente tabla:

| Unidad de medida | Kg. |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Kilogramos de acero en perfiles realmente acopiados, pesados con báscula contrastada. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | En el precio están incluidas ataduras y todos los materiales necesarios para la colocación. También incluye el suministro, transporte, enderezado, corte y colocación, así como la mano de obra, equipos y medios auxiliares necesarios para su correcta puesta en obra. |

## 620.9.-	Especificaciones Técnicas Y Distintivos De Calidad

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los que tales Organismos posean la correspondiente acreditación.

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

# Artículo 620b.- Análisis estructural y ejecución de refuerzos en estructuras metálicas

## 620b.1.-	Definición

El presente artículo se refiere a las unidades de obra necesarias para el análisis estructural de la resistencia del puente y los refuerzos necesarios a realizar resultado de dicho análisis estructural.

## 620b.2.-	Aplicación

Las prescripciones contenidas en esta cláusula son de aplicación a las unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 03.01.01 | ud | Inspección especial durante la ejecución de la obra tras realizar la limpieza de los paramentos, incluso elaboración de un mapa de deterioros, medición de espesores remanentes y elaboración de informe. |
| 03.02.01 | ud | Ensayo a tracción simple según la norma UNE 7474-1 para la determinación de límite elástico ReH, resistencia a la tracción Rm y alargamiento de rotura A, incluso transporte y medios necesarios para la correcta realización del ensayo. |
| 03.02.02 | ud | Ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy, según norma UNE 7475-1 para determinación de la resiliencia KV, incluso transporte y medios necesarios para la correcta realización del ensayo. |
| 03.02.03 | ud | Análisis químico del hierro del puente para la verificación de la soldabilidad y para determinar los parámetros de soldadura del mismo, incluso transporte y medios necesarios para la correcta realización del ensayo. |
| 03.02.04 | Ud | Determinación de sustancias nocivas presentes en la pintura existente (como minio de plomo o cromato de zinc) mediante ensayos in situ consistentes en la realización de espectometría de fluorescencia de rayos X portátil, recogida de muestras y realización de ensayos de espectometría en laboratorio, incluso transporte y realización de informe, |
| 03.03.01 | ud | Realización de modelo de cálculo para el análisis estructural de la resistencia del puente y determinación de las zonas objeto de refuerzo, incluso elaboración de proyecto de prueba de carga. |
| 04.01 | ud | Roblón existente a eliminar en unión de elementos metálicos, incluso medios necesarios para su correcta y completa retirada, y carga y transporte a zona de acopio provisional. |
| 04.02 | kg | Hierro a eliminar en chapas y perfiles de la estructura, incluso medios necesarios para su correcta retirada, carga y transporte a zona de acopio provisional. |
| 04.03 | ud | Suministro a pie de obra y colocación de tornillo de alta resistencia para la sustitución de roblones retirados o perdidos, de calidad 10.9 según EN 14 399, con longitud de apretadura necesaria según espesor. Incluso taladros y medios necesarios para su correcta colocación. |
| 04.04 | kg | Suministro a pie de obra y colocación de acero laminado S275J2G3 en chapas, incluso corte, taladros, soldadura, decapado, pintura de imprimación epoxi-cinc igual a la empleada en la protección de la estructura y montaje en obra. |
| 04.05 | kg | Suministro a pie de obra y colocación de acero laminado S275J2G3 en perfiles, incluso corte, taladros, soldadura, decapado, pintura de imprimación epoxi-zinc igual a la empleada en la protección de la estructura y montaje en obra. |
| 04.06 | kg | Suministro a pie de obra y colocación de acero laminado S275J2G3 en uniones, incluso corte, taladros, soldadura, decapado, cubrejuntas, pintura de imprimación epoxi-cinc igual a la empleada en la protección de la estructura y montaje en obra. |
| 04.07 | ud | Rectificación y reparación de perfiles que presenten deformaciones o abolladuras, incluso medios necesarios para su total y correcta rectificación. |

## 620b.3.- Descripción de los trabajos

Durante la redacción del proyecto se ha realizado una inspección visual de la estructura de los elementos situados sobre el tablero y se ha realizado una inspección tomando fotografías con un dron de los elementos bajo el tablero y cara exterior de las celosías. No obstante, en fase de obra se prevé realizar una inspección adicional de la estructura, con especial atención a las uniones de las vigas transversales del forjado a los cordones inferiores de las celosías, aprovechando una doble circunstancia:

- La disposición del andamiaje para reparación de la estructura permite una observación de los elementos estructurales bajo el tablero más detallada que la que se puede conseguir con la inspección mediante dron

- Tras el chorreado de la estructura se pueden apreciar con mayor claridad las zonas con pérdidas de sección estructural y medir con precisión (ayudados nuevamente del andamiaje) los espesores remanentes de chapa.

Por ello, se han previsto en el proyecto una serie de operaciones encaminadas al diagnóstico de la capacidad estructural del puente y a su reparación, tal y como se prescribe en el presente artículo de Pliego. Así, los trabajos incluidos en este Artículo son:

- Ejecución de una inspección especial de la estructura, consistente en una inspección visual del puente, en especial de la zona bajo tablero y caras exteriores de las celosías, aprovechando la colocación del andamiaje previsto para reparación de la estructura, realizada por técnicos especialistas en patología de estructuras.

- Elaboración de un mapa de deterioros detallado a partir de los deterioros identificados en dicha inspección visual

- Toma de muestras en los elementos metálicos y realización de ensayos de caracterización del hierro

- Redacción de un informe de resultados de la inspección especial, suscrito por un ingeniero de caminos especialista en patología de estructuras

- Realización de un cálculo estructural, general del puente y local de las uniones que se consideren críticas, para determinar la capacidad resistente del puente

- Reparación de los elementos que tengan afección a su capacidad resistente, siendo las reparaciones previstas las siguientes:

  - Sustitución de roblones dañados o inexistentes por tornillos pretensados de alta resistencia

  - Refuerzo de uniones mediante la sustitución de perfiles o chapas cubrejuntas por elementos equivalentes nuevos

  - Refuerzo de vigas con pérdida de sección por corrosión mediante soldadura de refuerzos de chapa

  - Enderezado o sustitución de perfiles doblados por impactos

Tras la realización de las actuaciones de reparación estructural se llevará a cabo una prueba de carga estática en el puente, según se prescribe en el Artículo 695.- Prueba de carga

## 620b.4.-	Materiales

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en el presente artículo se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los que tales Organismos posean la correspondiente acreditación.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas, se clasificarán en función de:

Su geometría:

Los productos de acero laminados en caliente se agrupan en series por las características geométricas de su sección. Las series utilizadas actualmente se indican en la tabla 620.1. Con carácter indicativo se citan las normas relativas a las dimensiones y términos de sección.

Nota 1: Producto laminado plano de anchura mayor que mil quinientos milímetros (1500 mm). Según su espesor se clasifica en:

- Chapa media: igual o mayor que 3 mm hasta 4,75 mm.

- Chapa gruesa: mayor que 4,75 mm.

La chapa suele emplearse solamente como materia prima para la obtención por corte de elementos planos.

Su tipo y grado de acero:

Los tipos y grados de acero habitualmente empleados para la fabricación de estos productos, designados según la norma UNE-EN-10027 parte 1, son los que figuran en la tabla 620.2.

También está permitido el empleo de los tipos y grados de acero de construcción de alto límite elástico (según UNE-EN-10137, partes 1, 2 y 3), los de grano fino para construcción soldada (según UNE-EN- 10113, Partes 1, 2 y 3), los aceros de construcción con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (según UNE-EN-10155) y los aceros con resistencia mejorada a la deformación en la dirección perpendicular a la superficie del producto (según UNE-EN-10164).

Estados de desoxidación admisibles: FN (no se admite acero efervescente) y FF (acero calmado).

La garantía de calidad de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.

620b.4.1	Características de los aceros

620b.4.1.1	Composición química

La composición química de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y chapas será la especificada en la norma UNE-EN-10025, o en su caso, la especificada en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN-10113, UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN- 10164).

Para la verificación de la composición química sobre el producto, se deberán utilizar los métodos físicos o químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor.

620b.4.1.2	Características mecánicas

Las características mecánicas de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y chapas serán las especificadas en la norma UNE-EN-10025, o en su caso, las especificadas en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN-10113, UNE-EN-10137, UNE-EN- 10155 o UNE-EN-10164).

Límite elástico ReH: Es la carga unitaria, referida a la sección inicial de la probeta, que corresponde a la cedencia en el ensayo a tracción según la norma UNE 7 474(1), determinada por la detención de la aguja de lectura de la máquina de ensayo. Esta definición corresponde al límite superior de cedencia.

Resistencia a la tracción Rm: Es la carga unitaria máxima, soportada durante el ensayo a tracción según la norma UNE 7 474(1).

Alargamiento de rotura A: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos, en el ensayo de tracción según la norma UNE 7 474(1), después de producida la rotura de la probeta, y reconstruida ésta, expresado en tanto por ciento de la distancia inicial.

-	Resiliencia KV: Es la energía absorbida en el ensayo de flexión por choque, con probeta entallada, según la norma UNE 7 475(1).

620b.4.1.3	Características tecnológicas

Soldabilidad

El acero a utilizar en obra será soldable al hierro del puente objeto de reparación. El grado de soldabilidad al hierro del puente existente se determinará con los ensayos de caracterización que se prescriben en este artículo. A partir de esos resultados se determinará la aptitud para que los refuerzos de acero se suelden a la estructura existente, debiendo adaptar los procedimientos de soldeo a las características del hierro del puente existente.

En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN-10025 o UNE-EN-10113, debe determinarse el valor del carbono equivalente (CEV), y dicho valor, debe cumplir lo especificado al respecto en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda.

En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN- 10164, se estará a lo dispuesto en las propias normas.

Para la verificación del CEV sobre el producto, se deberán utilizar los métodos físicos o químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor.

Dado que en este artículo solo contemplan aceros soldables, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras los procedimientos y condiciones recomendados para realizar, cuando sea necesario, las soldaduras.

Los aceros de los grados JR, J0, J2G3, J2G4, K2G3 y K2G4, generalmente, son aptos para el soldeo por todos los procedimientos. La soldabilidad es creciente desde el grado JR hasta K2.

El riesgo de que se produzcan grietas en frío en la zona soldada aumenta con el espesor del producto, con el nivel de resistencia y con el carbono equivalente. El agrietamiento en frío puede producirse por la acción combinada de los siguientes factores:

  - Cantidad de hidrógeno difusible en el metal de aportación.

  - Una estructura frágil de la zona afectada térmicamente.

  - Concentraciones importantes de tensiones de tracción en la unión soldada.

Cuando se prescriba la utilización de ciertas recomendaciones, tales como las recogidas en la norma UNE-EN-1011 o en normas nacionales que sean aplicables, las condiciones de soldeo y los distintos niveles de soldabilidad recomendados, para cada tipo de acero, pueden estar determinados en función del espesor del producto, de la energía aportada a la soldadura, de los requisitos de producto, de la eficiencia de los electrodos, del proceso de soldeo y de las características del metal de aportación.

-	Doblado: Es un índice de la ductilidad del material, definido por la ausencia o presencia de fisuras en el ensayo de doblado, según la norma UNE 7 472, efectuado sobre el mandril que se indica en la tabla de características, de las normas de condiciones técnicas de suministro, para cada una de las distintas clases de acero. Esta característica es opcional y su verificación solo es exigible si expresamente así se indica en el pedido.

620b.4.2	Características de los perfiles y chapas

Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto son las especificadas en la norma correspondiente que figura en la tabla 620.3.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar tolerancias más estrictas para el caso de aplicaciones especiales.

620b.4.3	Características de los tornillos de alta resistencia

Los tornillos de alta resistencia a disponer en sustitución de los roblones dañados o inexistentes cumplirán las especificaciones recogidas en la vigente instrucción de acero estructural EA-E.

Los tornillos que se dispondrán tendrán, en principio, el mismo diámetro que los roblones a los que sustituyen. Según los datos recabados para la redacción del proyecto, este diámetro de los roblones es de 20 y 22 mm.

## 620b.5.-	Ejecución

Inspección especial de la estructura.

En primer lugar, para determinar la presencia de plomo en la pintura o de otras sustancias nocivas para la salud, se realizarán ensayos in situ del contenido de plomo consistentes en una espectrometría de fluorescencia de rayos X portátil, la cual se basa en el hecho de que el plomo expuesto a radiación de alta energía emite rayos X a una frecuencia característica. El uso de estos dispositivos estará sujeto a una capacitación especial debido al riesgo de irradiación que conllevan, por lo que los términos de uso del mismo y los operadores deberán cumplir la normativa vigente en dicha materia.

Para la realización de este tipo de ensayos se emplearán equipos portátiles tipo NITON XL3T 900 o similar. En cualquier caso, estos equipos deberán disponer de certificados de calibración y verificación.

En el caso de que las lecturas del contenido en plomo obtenidas con los ensayos in situ queden dentro del margen de error del dispositivo o en el límite de lo admisible, se realizarán pruebas de laboratorio de contraste. Los ensayos de laboratorio consistirán en una espectrometría de la muestra, pudiendo realizarla de absorción atómica por llama, de absorción atómica por horno de grafito o de emisión atómica con fuente de plasma de acoplamiento inductivo.

En cualquier caso, los ensayos de determinación del contenido en la pintura de sustancias nocivas para la salud se realizarán antes del inicio de los trabajos.

Una vez montado el andamiaje para la reparación de la estructura y procedido al chorreado de todos los elementos metálicos, se realizará una inspección de la estructura por parte de técnicos especialistas en patología estructural.

Esta inspección se cataloga como inspección especial, acorde a la terminología habitual en los sistemas de gestión de puentes, al tratarse de una inspección visual detallada acompañada de ensayos sobre la estructura para caracterización de las propiedades de los elementos metálicos del puente original.

La inspección especial se realizará una vez chorreada la estructura y antes de proceder al pintado.

En la inspección especial se levantará un mapa detallado de deterioros, con especial atención a los deterioros que afecten a la resistencia de los elementos, como, por ejemplo:

- Uniones deficientes por pérdida o deterioro de los roblones

- Pérdida de sección en perfiles o chapas cubrejuntas en las uniones

- Pérdida de sección en almas o alas de las vigas

- Pérdida de sección o abolladura en perfiles de las diagonales

En este mapa de deterioros se localizarán gráficamente todos los daños, indicando su naturaleza, extensión, número de roblones dañados y espesor remanente de chapas, así como cualquier otro dato relevante para la correcta evaluación del estado de la estructura.

Junto con la inspección visual se realizará una toma de muestras en la estructura metálica con objeto de caracterizar las propiedades químicas y mecánicas del hierro del puente original. Sin que sea una relación exhaustiva, los ensayos a realizar más relevantes son:

- 7 ensayos de resistencia a tracción, para determinación de la curva tensión-deformación y, con ella, módulo de elasticidad, tensión de límite elástico, tensión última de rotura, alargamiento en rotura.

- 7 ensayos de flexión por choque sobre probeta Charpy para determinación del índice de resiliencia.

- 7 ensayos de soldabilidad.

Los resultados de los ensayos realizados in situ y a las muestras tomadas a la estructura metálica se recogerán en un Informe del Laboratorio especialista, que vendrá suscrito por un Ingeniero de Caminos con experiencia acreditada en soldadura. El informe deberá interpretar los resultados obtenidos en los ensayos realizados a fin de establecer conclusiones precisas con relación a:

- Procedimiento de soldeo y características de los materiales de aportación

- Características mecánicas de la estructura metálica existente a utilizar en el modelo de cálculo de la estructura.

Los resultados de la inspección especial, incluyendo el informe del laboratorio, se plasmarán en un informe de Inspección Especial, suscrito por un Ingeniero de Caminos especialista en patología estructural. Además de recopilar los mapas de deterioros y resultados de los ensayos, el informe evaluará la posible problemática resistente que pudiera detectarse en la estructura y, además, precisará los procedimientos de soldeo adecuados a la vista de la soldabilidad del hierro del puente original.

Cálculo estructural

El cálculo estructural tiene por objeto determinar la capacidad resistente de la estructura y definir con precisión los eventuales refuerzos que hubieran de ejecutarse en las uniones críticas.

Deberán considerarse en el cálculo estructural las cargas originales de diseño del puente y, también, las de la vigente instrucción IAP-11. Como resultado del cálculo estructural se determinará la sobrecarga máxima admisible en la estructura, a partir de la cual se definirá la limitación de carga máxima del vehículo que puede transitar sobre el puente, si procede.

El informe de cálculo estructural definirá también con detalle los procedimientos de reparación de los elementos resistentes (uniones, vigas principales, montantes, etc) que resulten precisos a la vista de los resultados de la inspección principal y de los análisis resistentes realizados.

Asimismo, el cálculo estructural incluirá un proyecto de prueba de carga para posterior contraste con los resultados de la prueba de carga estática a realizar.

El informe de cálculo estructural estará firmado por un Ingeniero de Caminos especialista en cálculo de puentes y, en particular, de estructuras metálicas.

Procedimientos de reparación de elementos resistentes

La ejecución de la reparación de elementos resistentes se ejecutará según se define en planos. Esta reparación consistirá, en principio y a expensas de la definición precisa de los procedimientos definidos en el informe de cálculo estructural, en:

- Refuerzo de uniones mediante reposición de roblones inexistentes o muy dañados (que serán convenientemente retirados) por tornillos pretensados de alta resistencia

Para la retirada de los roblones deteriorados se procederá al corte y extracción de los mismos por medios estrictamente mecánicos, evitando la deformación del agujero.

Se evitará el empleo de métodos con aporte de calor, a excepción de aquellas zonas de difícil acceso en las que la extracción de roblones no se pueda realizar mediante otros procedimientos.

Los orificios de los roblones extraídos se mecanizarán para adaptarse a los nuevos tornillos de alta resistencia a disponer que, a ser posible, tendrán el mismo diámetro que los roblones extraídos.

La sustitución de los roblones se realizará con tornillos de alta resistencia de calidad 10.9 de acuerdo a ISO 898-1:2015, de diámetros análogos a los de los roblones existentes, siempre que sea posible. Según los planos del proyecto original de 1914 los diámetros de los roblones son de 20 y 22 mm, por lo que los tornillos a emplear serán M20 y M22, respectivamente.

- Desmontaje de uniones en los que los elementos cubrejuntas (perfiles o chapas) o las cartelas estén muy deteriorados y su capacidad estructural mermada por corrosión, procediendo a la sustitución del elemento cubrejuntas (perfil o chapa) por uno nuevo y, por último, rehaciendo la unión mediante tornillos pretensados.

En este sentido, se definirá con precisión en el informe de cálculo estructural el proceso constructivo de reemplazo de chapas cubrejuntas, de forma que la resistencia de la unión sea en todo momento suficiente para resistir las cargas permanentes y una fracción de sobrecarga de uso a definir, correspondiente a las sobrecargas de obra y a la sobrecarga de tráfico concomitante con la situación provisional de reparación de la unión.

- Refuerzo de vigas en zonas donde las chapas hayan perdido sección por corrosión mediante el soldeo de chapas de refuerzo. Los trabajos de soldadura lo realizarán equipos especializados para estas tareas y contarán con la homologación correspondiente para los tipos de soldadura necesarias.

- Enderezado mecánico de perfiles en montantes o diagonales de las celosías principales que se encuentren doblados por impactos. Si el enderezado no fuese viable se procederá a cortar el elemento y reponer uno análogo nuevo, unido al existente mediante soldadura a perímetro completo.

## 620b.6.-	Control De Calidad

620b.6.1	Suministro

A los efectos del control del suministro de los productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas, se denomina partida al material que simultáneamente cumpla las siguientes condiciones:

- Que pertenezcan a una de las series de productos citados en la tabla 620.1.

- Que corresponda al mismo tipo y grado de acero

- Que proceda de un mismo fabricante

- Que hayan sido suministrados de una vez

No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que no lleguen acompañados de la documentación indicada a continuación.

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo, entre otros, los siguientes datos:

- Nombre y dirección de la empresa suministradora;

- Fecha de suministro;

- Identificación del vehículo que lo transporta;

- Numero de partidas que componen el suministro, identificando, para cada partida, al fabricante y su contenido (peso, número de perfiles o chapas, tipo de producto según se indica en la tabla 620.1, tipo y grado de acero según se indica en la tabla 620.2).

Además, cada partida deberá llegar acompañada de la siguiente documentación, según el caso:

Si se trata de una partida con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8):

  - Documento acreditativo de que la partida está en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad reconocido.

  - Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores de las diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, que justifiquen que los productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas cumplen las exigencias contenidas en este articulo

Si se trata de una partida sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8):

  - Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores de las diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, que justifiquen que los productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas cumplen las exigencias contenidas en este artículo.

  - Resultados de los ensayos, que justifiquen que los productos de acero laminados en caliente de esa partida cumplen las exigencias establecidas en el apartado 620.3, efectuados por un laboratorio autorizado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

Una vez comprobada la documentación que debe acompañar al suministro, se deberá proceder a comprobar el correcto marcado de los productos según los criterios siguientes:

- Los perfiles y secciones de los tipos U normal (UPN), IPE, I con alas inclinadas (antiguo IPN) y HE de alas anchas y caras paralelas (HEB, HEA, HEM), llevarán la identificación del fabricante estampada en caliente, mediante los rodillos de laminación, a intervalos de dos mil quinientos milímetros (2.500 mm) como máximo, además deberá marcarse la designación abreviada del producto y del tipo y grado de acero, así como la identificación de la colada de procedencia, mediante pintado o grabado. Esta información, completa y fácilmente identificable, deberá figurar en todos y cada uno de los perfiles individuales.

- Los perfiles y secciones de los tipos U comercial, T con alas iguales y aristas redondeadas, los angulares de lados iguales o desiguales, los redondos, los cuadrados, los hexagonales y los perfiles rectangulares de canto vivo, llevarán la identificación del fabricante, la designación abreviada del producto y del tipo y grado de acero, así como la identificación de la colada de procedencia, mediante un método a elección del fabricante.

- Las chapas y planos anchos de espesor ≥3 mm y ancho ≥1500 mm llevarán la marca de identificación del fabricante, el número de la pieza, el número de colada, las dimensiones, y la designación del tipo y grado del acero, pintados y troquelados.

No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que no estén correctamente marcados.

620b.6.2	Acopio

Se comprobará que los perfiles y chapas laminados en caliente, para estructuras metálicas, acopiados se corresponden con todo lo previamente comunicado al Director de las Obras, según se especifica en el apartado 620.5.

A los efectos del control de los acopios, se denomina unidad de inspección al material que simultáneamente cumpla las siguientes condiciones:

- Corresponde al mismo tipo y grado de acero.

- Procede de un mismo fabricante.

- Pertenece a una de las siguientes series en función del espesor máximo de la sección:

- serie ligera (e ≤16 mm)

- serie media (16 mm < e ≤ 40 mm)

- serie pesada (e > 40 mm)

El tamaño máximo de la unidad de inspección será de:

- Ochenta toneladas (80 t), en el caso de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8).

- Cuarenta toneladas (40 t), en el caso de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8).

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los acopios serán sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.

Se distinguen dos niveles distintos de intensidad para el control de los acopios de estos productos:

Control de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8)

En este caso, los resultados del control deben disponerse antes de la puesta en obra de la unidad de obra de la que formen parte.

Control de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8)

En este caso los ensayos deben realizarse y obtenerse los resultados, previamente a la ejecución de la unidad de obra de la que vayan a formar parte, de tal forma que todos los productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que se empleen en cada unidad de obra deben estar previamente totalmente identificados.

620b.6.3	Criterios de aceptación y rechazo

Los criterios de aceptación y rechazo serán:

Composición química (620.3.1.1) y características tecnológicas (620.3.1.3): Cada unidad de inspección será controlada mediante un ensayo de cada una de las características, según se especifica en la norma UNE-EN-10025 o en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNEEN- 10113, UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los resultados de todos los ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si el resultado, para alguna de las características, no es satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo de esa característica sobre cuatro (4) nuevas probetas de la unidad de inspección correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar la unidad de inspección.

Tolerancias dimensionales, de forma y de masa (620.3.2): Cada unidad de inspección será controlada mediante ensayos sobre un producto muestra. Si los resultados de todos los ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si el resultado, para alguna de las características, no es satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo de esa característica sobre cuatro (4) nuevos productos muestra de la unidad de inspección correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar la unidad de inspección.

Características mecánicas (620.3.1.2): Cada unidad de inspección será controlada mediante ensayos sobre dos juegos de probetas, que se tomarán, según se especifica en la norma UNE-EN-10025 o en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN-10113, UNE-EN- 10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, la unidad de inspección será rechazada, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas sobre dieciséis (16) juegos de probetas de la unidad de inspección correspondiente. El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los resultados obtenidos supera el valor mínimo garantizado y todos los resultados superan el 95 % de dicho valor. En caso contrario la unidad de inspección será rechazada. En el caso de Rm además de lo citado anteriormente, la media aritmética será inferior al valor máximo garantizado y todos los resultados serán inferiores al ciento cinco por ciento (105%) de dicho valor.

## 620b.7.-	Medición Y Abono

Los criterios específicos de medición para las unidades de obra definidas en este artículo son:

Inspección especial (unidad de obra con código 03.01.01);

| Unidad de medida | Unidad (Ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras |
| Forma de medición | . |
| Abono | Se efectuará a la entrega y aprobación del informe de inspección especial. |
| Criterios complementarios | La subcontratación de esta unidad deberá ser aprobada expresamente por la Dirección de Obra con carácter previo a su formalización. |

Ensayos de la estructura metálica (UU.OO. con código 03.02.01 a 03.02.04)

| Unidad de medida | Unidad (Ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras |
| Forma de medición | Medición realmente ejecutada de los distintos ensayos realizados sobre la estructura |
| Abono | Se efectuará a la entrega y aprobación del informe de inspección especial. |
| Criterios complementarios | La subcontratación de esta unidad deberá ser aprobada expresamente por la Dirección de Obra con carácter previo a su formalización. Los resultados de los ensayos realizados a la estructura metálica se plasmarán en un informe de laboratorio que irá suscrito por un Ingeniero de Caminos con experiencia acreditada en soldadura. El informe deberá analizar los resultados para establecer las conclusiones pertinentes relativas a la soldabilidad y características de los aceros que se establecen en este Artículo. |

Cálculo estructural (U.O. con código 03.03.01):

| Unidad de medida | Unidad (Ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras |
| Forma de medición | . |
| Abono | Se efectuará a la entrega y aprobación del informe de cálculo estructural. |
| Criterios complementarios | La subcontratación de esta unidad deberá ser aprobada expresamente por la Dirección de Obra con carácter previo a su formalización. |

Retirada de roblones existentes defectuosos (U.O. con código 04.01):

| Unidad de medida | Unidad (Ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras |
| Forma de medición | Número de roblones realmente retirados en la estructura. |
| Abono | Se efectuará a la aceptación de la reparación completa de la unión, incluyendo la colocación de los nuevos tornillos en sustitución de los roblones. |
| Criterios complementarios | El precio incluye los medios auxiliares, herramientas y demás operaciones para completar la completa retirada del roblón. |

Retirada de elementos metálicos deteriorados en chapas o perfiles del puente actual (U.O. con código 04.02):

| Unidad de medida | Kilogramo (kg). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales |
| Forma de medición | Medición teórica deducida de las dimensiones geométricas de los elementos retirados (dimensiones superficiales y espesor para chapas y sección y longitud para perfiles) |
| Abono | Se efectuará a la aceptación de la reparación completa de la unión. |
| Criterios complementarios | El precio incluye los medios auxiliares, herramientas y demás operaciones para completar la completa retirada de los elementos metálicos. |

Tornillos de alta resistencia (U.O. con código 04.03):

| Unidad de medida | Unidad (Ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras |
| Forma de medición | Número de tornillos realmente colocados en la estructura. |
| Abono | Se efectuará a la aceptación de la reparación completa de la unión. |
| Criterios complementarios | El precio incluye los materiales (tornillo, tuercas y cualquier otro elemento), medios auxiliares, herramientas y demás operaciones para completar la completa colocación del tornillo. Incluye también los controles del par de apriete de los tornillos y ensayos de calibración del procedimiento. |

Acero laminado en chapas y perfiles para reparación de elementos estructurales (UU.O. con códigos 04.04 y 04.05):

| Unidad de medida | Kg. |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Kilogramos de acero en chapas y perfiles realmente colocados en refuerzos de la estructura, deducido el peso de los albaranes de suministro debidamente contrastados y validados con los correspondientes planos de despiece de refuerzos. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción |
| Criterios complementarios | En el precio están incluidos todos los materiales necesarios para la colocación, incluso los materiales de aportación de soldadura. También incluye el suministro, transporte, enderezado, corte y colocación, así como la mano de obra, equipos y medios auxiliares necesarios para su correcta puesta en obra. El precio incluye la aplicación de la primera capa de imprimación de epoxi-cinc, según la especificación de pintura incluida en este Pliego, para proteger los elementos metálicos frente a la corrosión una vez colocados, en tanto se realiza la aplicación completa del sistema de pintura. |

Acero laminado en chapas cubrejuntas de uniones (U.O. con código 04.06):

| Unidad de medida | Kg. |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Kilogramos de acero en chapas realmente colocados en refuerzos de la estructura, deducido el peso de los albaranes de suministro debidamente contrastados y validados. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción |
| Criterios complementarios | En el precio están incluidos todos los materiales necesarios para la colocación, incluso los materiales de aportación de soldadura. También incluye el suministro, transporte, enderezado, corte y colocación, así como la mano de obra, equipos y medios auxiliares necesarios para su correcta puesta en obra. El precio incluye la aplicación de la primera capa de imprimación de epoxi-cinc, según la especificación de pintura incluida en este Pliego, para proteger los elementos metálicos frente a la corrosión una vez colocados, en tanto se realiza la aplicación completa del sistema de pintura. El precio incluye también el replanteo y ejecución de taladros en la chapa para enfilado de los tornillos de unión de la junta. Incluye también las operaciones constructivas necesarias, incluso eventuales refuerzos o apuntalamientos provisionales, para proceder al reemplazo de la chapa cubrejuntas asegurando la resistencia suficiente de la unión frente a las cargas permanentes y sobrecarga de uso concomitante. |

Enderezado de perfiles (U.O. con código 04.07):

| Unidad de medida | Unidad (Ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras |
| Forma de medición | Número de perfiles existentes en la estructura enderezados. |
| Abono | Se efectuará a la aceptación del perfil reparado |
| Criterios complementarios | El precio incluye los medios auxiliares, herramientas y demás operaciones para ejecutar el enderezado del perfil. |

Capítulo 1.- Protección contra la penetración

# Artículo 6.1.2.- Revestimiento superficial con o sin capacidad de puenteo de fisuras

## 6.1.2.1.- Definición

El revestimiento es un tratamiento para obtener una capa protectora continua sobre la superficie del hormigón de un espesor de 0,1 a 5,0 mm, protegiendo el hormigón contra la entrada de agentes agresivos y controlando la humedad. Para aplicaciones especiales, se puede requerir espesores superiores a 5 mm.

El revestimiento con capacidad de puenteo de fisuras permite su sellado, impidiendo la entrada de agentes agresivos al hormigón a través de las mismas.

## 6.1.2.2.- Aplicación

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| PP0201 | m² | Revestimiento elástico para superficies de hormigón con capacidad de puenteo de fisuras hasta 0.3 mm y capacidad de protección anticarbonatación, impermeable al agua y transpirable al vapor de agua, tipo MASTERSEAL 325 E de BASF o similar, con espesor de revestimiento de 1,5 mm Totalmente ejecutado. |

## 6.1.2.3.- Descripción De Los Trabajos

El presente artículo engloba las siguientes operaciones:

- Comprobación del estado de la superficie, libre de polvo, grasas, u otras partículas o deterioros significativos (exudaciones, humedades...)

- Aplicación del revestimiento elástico sellante mediante una mano de fondo y una mano de acabado.

- Secado del revestimiento, garantizando durante este periodo la ausencia de polvo.

## 6.1.2.4.- Materiales

Los materiales cumplirán con los requisitos especificados en la norma EN-1504, en función del principio de reparación en el que se enmarque, cumpliendo al menos con las siguientes especificaciones:

El producto tendrá un color, una vez seco, similar al del hormigón.

| Propiedad | Método de ensayo | Requisitos mínimos |
| --- | --- | --- |
| Permeabilidad al CO2 | EN 1062-6 | SD ≥ 50m |
| Permeabilidad al vapor de agua | EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2 | Clase II: 5 ≥ SD ≤ 50m |
| Absorción capilar y permeabilidad al agua | EN 1061- | ≤ 0.1 kg/m2·h0.5 |
| Adherencia (sistema flexible con cargas) | EN 1504-2 | >1.5 N/mm2 |
| Adhesión después de compatibilidad térmica: ciclos térmicos con sales deshielo |  | >1.5 N/mm2 |
| Envejecimiento artificial (2000h de UV y humedad) |  | No se debe evidenciar ningún defecto visible |
| Resistencia a la abrasión (estático) |  | <3000mg |
| Resistencia al impacto |  | Clase III |
| Resistencia a la fisuración (dinámico) |  | Clase A3 (-20°C, -10°C, +20°C) |
| Resistencia a la fisuración (estático ) |  | Clase B2 (+20°C) |
| Resistencia a fuertes ataques químicos | EN 13529 | Disminución de dureza en menos del 50% |
| Temperatura de aplicación |  | De 10°C a 30°C |
| Elongación de rotura |  | Aproximadamente el 95% |
| Dureza off Shore A |  | Aproximadamente 75 |
| Viscosidad |  | Aproximadamente 75 segundos |
| Reacción al fuego |  | Cumplimiento clase F |

## 6.1.2.5.- Ejecución

La ejecución comenzará con la comprobación del estado del soporte:

- Debe de ser firme (resistente a tracción mínima de 1,5 N/mm2) y estar limpio de aceites, grasas y exento de lechada de cemento.

- Debe de estar seco (con una humedad máxima del 4%)

Se prestará especial atención a zonas que presenten exudaciones o humedades, pues si el producto elegido no es traspirable no podrá ser aplicado.

En segundo lugar se realizará una imprimación adecuada para mejorar la adherencia al soporte y evitar la aparición de burbujas en el revestimiento endurecido.

Se realizará la mezcla de los componentes del producto según las indicaciones del fabricante y se aplicarán dos manos empleando una brocha, un rodillo o una pistola air- less.

Debe tenerse en cuenta que:

- No se debe aplicar a temperaturas inferiores a +5°C ni superiores a +30°C.

- No deben añadirse disolventes, arena u otras sustancias que puedan afectar a las propiedades del producto.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.

## 6.1.2.6.- Recepción

La aceptación final de las unidades de obra englobadas en el presente artículo queda vinculada a la verificación visual de un acabado superficial uniforme y del espesor de la capa de material prevista (1.5 mm), de tal que evite la corrosión posterior de la superficie de aplicación.

Para la verificación de estos parámetros se realizará una inspección visual que comprobará la uniformidad y el correcto acabado del revestimiento. Para la comprobación del espesor de recubrimiento, se utilizará un medidor de espesor de capas y de pinturas.

## 6.1.2.7.- Control de la calidad

El control de calidad de la obra se entenderá enmarcado dentro del concepto de calidad total que consiste en el establecimiento de control en cada uno de los procesos realizados en obra, según las especificaciones dadas en la EN:1504 – 10 Aplicación en la obra y calidad.

En el caso de que los materiales y productos dispongan de marcado CE según la directiva 89/106CEE, se comprobará su conformidad mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE son acordes a las especificaciones contempladas en el Informe Técnico.

La Dirección Facultativa, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales y productos que se empleen en la reparación.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad corresponderá:

- Un control documental

- En su caso, control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía adicional equivalente

- En su caso, un control experimental mediante la realización de ensayos que estime la Dirección Facultativa.

Para ello se refieren a continuación un conjunto de ensayos y comprobaciones que podrán aplicarse en parte o en su totalidad en las obras realizadas dentro del ámbito del presente Pliego de Condiciones. La decisión del tipo y cantidad de ensayos a realizar se tomará de acuerdo con todas las partes intervinientes en la reparación.

| Características | Método de ensayo de observación | Noma de referencia europea o internacional | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Condiciones del substrato antes y/o después de la preparación |  |  |  |
| Limpieza | Examen visual |  | Después de la preparación e inmediatamente antes de la aplicación |
|  | Ensayo de secado (con trapo húmedo) |  |  |
| Temperatura del substrato | Termómetro |  | Durante toda la aplicación |
| Estado y requisitos antes y/o después de la aplicación |  |  |  |
| Temperatura ambiente | Termómetro |  | Durante toda la aplicación |
| Humedad ambiente | Higrómetro | ISO 4677-1-2 | Durante toda la aplicación |
| Precipitaciones | Examen visual |  | Diariamente |

## 6.1.2.8.- Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Espesor del revestimiento seco insuficiente | No se aceptará, se corregirá y los gastos irán por cuenta del contratista. |
| Acabado superficial defectuoso: | No se aplicará, debiéndose de aplicar una segunda capa regularizadora, con una repercusión negativa en el precio, abonándose únicamente el 90% del precio marcado en Cuadro de Precios Nº1. |

## 6.1.2.9.- Medición y abono

El abono de esta unidad se realizará conforme a los siguientes parámetros:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros cuadrados (m2) según planos. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

# Artículo 6.1.4a.- Sellado superficial de fisuras

## 6.1.2.1.- Definición

El sellado superficial de fisuras es un método de reparación que pretende restablecer la continuidad del paramento y la impermeabilidad del elemento de hormigón considerado mediante la aplicación de adhesivos tixotrópicos a base de resinas epoxídicas.

Las fisuras a sellar serán aquellas definidas en Memoria y Planos de proyecto, así como en la descripción de las obras reflejada en el Artículo 102 del presente Pliego de Prescripciones. Queda a juicio de la Dirección de Obra el sellado de otras fisuras en base a los resultados obtenidos en la realización del mapa de fisuras confeccionado tras la limpieza de las superficies.

Las prescripciones de este artículo también serán de aplicación a la fase de previa a la inyección en la que se sella la abertura de la fisura y se colocan los inyectores.

## 6.1.2.2.- Aplicación

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UAcC05DR0052 | m | Sellado de juntas/fisuras existentes mediante tapón de adhesivo epoxídico tixotrópico, retacado y acabado superficial, incluso limpieza previa del soporte. Totalmente terminada. |

## 6.1.2.3.- Descripción De Los Trabajos

El presente artículo engloba las siguientes operaciones:

- Verificación de que la superficie presenta un grado de limpieza óptimo para la correcta ejecución de los trabajos.

- Localización y marcado de las fisuras a sellar.

- Preparado de la fisura mediante corte con radial cuando los labios se encuentren muy deteriorados para homogeneizar la superficie de aplicación.

- Aplicación de producto tixotrópico a base de resinas epoxi

- Acabado superficial.

## 6.4.5.4.- Materiales

Material de sellado:

Se utilizará un adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxídicas, áridos seleccionados y aditivos especiales, tipo Adesilex PG1 o similar.

La utilización de otro tipo de resinas de otra naturaleza deberá ser expresamente autorizado por la Dirección Facultativa, previa justificación de la idoneidad técnica de la resina propuesta para la aplicación en cuestión.

Para la selección adecuada del material del sello externo, deberán considerarse los siguientes criterios, sujetos al tipo de grieta a reparar:

- Consistencia sin escurrimiento (para elementos verticales o “sobre-cabeza”)

- Tolerancia a la humedad

- Tiempo de trabajabilidad de la mezcla epoxídica

- Rigidez (módulo de elasticidad)

## 6.4.5.5.- Ejecución

Previamente al inicio del sellado, el Contratista deberá localizar en obra todas las fisuras marcando las mismas mediante tiza o material similar. Identificadas las fisuras, se cotejarán con los mapas de fisuras del informe para analizar posibles discrepancias, comunicando en dicho caso su presencia a la Dirección Facultativa que procederá a estudiar la solución a adoptar.

Localizadas las fisuras se comenzará el tratamiento de sellado sobre las fisuras definidas en el proyecto y sobre aquellas, que no estando contempladas, la Dirección Facultativa lo haya estimado oportuno. Para ello, se aplicará el adhesivo de base epoxídica mediante llana o espátula, garantizando que el acabado superficial queda enrasado con los paramentos adyacentes a la fisura mediante una fina película de material.

Esta operación deberá ejecutarse de abajo a arriba en paramentos verticales y de un extremos a otro en paramentos horizontales, asegurando el completo sellado en toda la longitud de la fisura.

## 6.4.5.6.- Recepción

Se realizará una inspección visual para comprobar el sellado de la grieta o fisura.

## 6.4.5.7.- Control de Calidad

El control de calidad de la obra se entenderá enmarcado dentro del concepto de calidad total que consiste en el establecimiento de control en cada uno de los procesos realizados en obra, según las especificaciones dadas en la EN:1504 – 10 Aplicación en la obra y calidad.

En el caso de que los materiales y productos dispongan de marcado CE según la directiva 89/106CEE, se comprobará su conformidad mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE son acordes a las especificaciones contempladas en el Informe Técnico.

La Dirección Facultativa, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales y productos que se empleen en la reparación.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad corresponderá:

- Un control documental

- En su caso, control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía adicional equivalente

- En su caso, un control experimental mediante la realización de ensayos que estime la Dirección Facultativa.

Para ello se refieren a continuación un conjunto de ensayos y comprobaciones que podrán aplicarse en parte o en su totalidad en las obras realizadas dentro del ámbito del presente Pliego de Condiciones. La decisión del tipo y cantidad de ensayos a realizar se tomará de acuerdo con todas las partes intervinientes en la reparación.

Control en la recepción de materiales

- Cómputo de las unidades recibidas

- Comprobación de la denominación y de la correcta identificación de la totalidad de los envases.

- Inspección visual del estado de los envases descartando aquellos que presenten roturas con pérdida de material

- Comprobación de la fecha límite de uso de los materiales que deberá estar claramente indicada en cada uno de los envases.

Control de los acopios

Se comprobará que los materiales se almacenan a cubierto (protegidos por el sol y de fuentes de calor) en lugar fresco, seco y en sus envases originales cerrados y agrupando los materiales según su identificación. Los materiales hidráulicos se acopiarán separados del terreno mediante listones de madera y protegidos de la lluvia y el rocío.

No se extraerán los envases de las cajas de envío hasta el momento de empleo.

Al final de la jornada se realizará un cómputo del material acopiado, asegurando la concordancia entre el número de componentes I y II.

## 6.4.5.8.- Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Filtraciones de agua | No se aceptará, se corregirá y los gastos irán por cuenta del contratista. |
| Acabado superficial defectuoso: oquedades o burbujas visibles en el sellado. | Se comprobará que las oquedades no están conectadas entre sí, lo que supondría una vía de acceso para agentes corrosivos y no se aceptará la unidad. Se corregirá sellando nuevamente la fisura y los gastos serán por cuenta del Contratista. En caso contrario se aceptará la unidad abonando el 90% del precio del C.P. nº1. |
| Agrietado del sellado | Se procederá a eliminar el sellado defectuoso y ejecutarlo de nuevo. |

## 6.4.5.9.- Medición y Abono.

En aquellas fisuras en las que se va a proceder a su inyección, el sellado superficial se incluye como parte de dicha, por lo que no será objeto de medición y abono independiente.

El abono del sellado superficial de las fisuras que no se inyectarán, se realizará de acuerdo a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metros lineales (m) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales |
| Forma de medición | Metros lineales (m) realmente sellados en reparación |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. Incluye también todas las operaciones de preparación de la fisura para su correcto sellado. El adjudicatario de los trabajos una vez haya realizado la limpieza completa de todas las vigas/nervios incluidas en el ámbito de este proyecto procederá a realizar un mapa detallado y exhaustivo de todas la fisuras existentes en esos elementos, según lo indicado en el Artículo 622. El adjudicatario no podrá comenzar el sellado de fisuras hasta que no obtenga el conforme firmado por la Dirección de los Trabajos al mapa de fisuras completo presentado, una vez que ésta lo haya revisado y contrastado in situ. |

Capítulo 2.- Control de humedad.

# Artículo 6.2.1.- Impregnación hidrófoba de superficies

## 6.2.1.1.- Definición

El sistema de impermeabilización mediante la Impregnación de un producto hidrofugante tiene por objeto garantizar la impermeabilización de la estructura en todos sus paramentos de hormigón expuestos a la intemperie.

Para garantizar una larga duración y efectividad del sistema de impermeabilización, la acción del mismo debe producirse a nivel molecular, proporcionando al material propiedades hidrófobas permanentes. De esta forma, una superficie impermeabilizada con el producto hidrofugante se comportará como una membrana unidireccional, que impide la entrada de agua (hidrofugación) pero permite la evaporación (transpiración).

Este sistema se utilizará para garantizar las siguientes acciones:

Protección contra la humedad de superficies verticales y/o horizontales expuestas a la intemperie.

Protección de superficies contra heladas y sales de deshielo.

## 6.2.1.2.- Aplicación

Las prescripciones de este artículo serán de aplicación en las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UN010201 | m² | Aplicación de producto hidrofugante en paramentos de hormigón, mediante impregnación acuosa, incolora, compuesta al 100% por organosilanos, resistente a los rayos UV y a los álcalis, aplicada con brocha rodillo o pistola para difusión a presión, hasta saturar completamente la superficie de aplicación, incluso medios de acceso. Totalmente terminado. |

## 6.2.1.3.- Descripción De Los Trabajos

El presente artículo engloba las siguientes operaciones:

Aplicación de producto hidrofugante con brocha o pistola a presión

Secado a temperatura ambiente, garantizando durante este periodo la ausencia de polvo.

Si bien no incluidos en este artículo, previamente se realizarán trabajos de limpieza y pretratamiento de la superficie; mediante chorreados, decapados o lijados desarrollados en los artículos del Capítulo 0 de la Parte 6 del presente Pliego de Prescripciones.

## 6.2.1.4.- Materiales

Los productos se deben seleccionar conforme a los requisitos de las normas EN-1504-2 a EN 1504-7. Las características prestacionales que, como mínimo, deberá tener son:

El producto hidrofugante tendrá una alta capacidad de penetración con un tamaño de sus partículas inferior a 5 nm (cinco nanómetros). Deberá penetrar profundamente en el material de construcción, reaccionando químicamente con las paredes internas de los poros aún estando ya mineralizados, transformando el sustrato en hidrofóbico. Permitirá una reducción media de la difusión del vapor en tan sólo <0.05 %. Reducirá la penetración de cloruros protegiendo la estructura ante la carbonatación y será resistente a los álcalis, mejorando la durabilidad del hormigón. Garantizará la reducción constante de humedad en el soporte dificultando así la formación de eflorescencias y el crecimiento de vegetales como hongos o líquenes.

El material hidrofugante estará compuesto al 100% por organosilanos, y reaccionará a nivel molecular con las superficies. De esta forma, se producirá un cambio a nivel molecular de las propiedades químicas de la superficie, confiriéndole propiedades hidrófobas permanentes.

El producto hidrofugante será soluble en agua.

El producto hidrofugante tendrá alta estabilidad ante los agentes atmosféricos con resistencia a los rayos U.V y mejorar la resistencia a los ciclos hielo-deshielo.

Presentará un acabado incoloro, no afectando al color de las superficies sobre las que se aplica. No formará película, no debe dejar capas, ni superficies brillantes ni pegajosas.

## 6.2.1.5.- Ejecución

Soporte:

La temperatura del soporte será de un mínimo de +5ºC y, en cualquier caso, estará 3ºC por encima del correspondiente punto de rocío. Las superficies pueden estar ligeramente húmedas pero no mojadas.

Mezcla:

La mezcla se homogeneizará brevemente antes de la aplicación mediante su dilución en agua.

Aplicación:

La impregnación se realizará con brocha o rodillo en superficies pequeñas y con pistola u otros medios en superficies de gran extensión.

Según indicaciones del fabricante el producto se aplicará en una o dos capas. Si fuera precisa una segunda capa, se debe aplicar cuando la primera capa ya esté completamente curada.

Asimismo se debe proteger las superficies impregnadas del contacto con agua durante al menos 4 horas.

Dosificación

| Tipo de superficie | Dilución | Dosificación |
| --- | --- | --- |
| Horizontal | 1:10 | 0.5 l/m2 |
| Vertical | 1:100-1:200 | 0.5 l/m2 |

Este consumo es aproximado, pueden variar según sea la absorción del soporte y de la utilización de las herramientas por lo que se deberá hacer un tramo de prueba en la estructura para calibrar “in situ” la dosificación óptima a emplear.

La solución de producto se aplicará de la forma más uniforme posible, tratando de asegurar la total saturación del sustrato.

Almacenaje

Se debe almacenar el producto en sus envases originales herméticamente cerrados, en lugar fresco, seco y bien aireado. Proteger de la congelación. No apilar más de dos garrafas.

Manipulación y transporte

Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos. Por ejemplo no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

Datos de Seguridad del mismo.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.

Para la manipulación de este producto deberán observarse  las medidas preventivas habituales en el manejo de  productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber  durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y  al finalizar el trabajo.

Otras condiciones de ejecución

- No aplicar bajo la acción fuerte de los rayos solares.

- En fisuras anchas, ya sean en revoques o en las juntas de morteros pude ser necesaria la utilización de una masilla elástica o de un mortero de cemento.

- No emplear en zonas sometidas a presión de agua.

- No emplear sobre soportes de piedra natural, mármol, granito o ladrillo cerámico.

- Para evaluar el efecto final o para comprobar la adherencia de otros tratamientos sobre los hidrofugantes es imprescindible realizar una aplicación a modo de prueba en una superficie igual a la de la obra.

- No aplicar si se prevé lluvia.

- No aplicar si se prevé que las temperaturas puedan descender por debajo de +5ºC durante las 12 horas siguientes a la aplicación.

- Aunque las superficies de aplicación pueden estar ligeramente húmedas (humedad máxima del 6%) la efectividad del producto se incrementa si su aplicación se realiza sobre superficies secas.

- Las zonas ajardinadas deben ser protegidas.

- Impedir la generación de polvo durante la impregnación del material.

- En zonas de tráfico de vehículos dejar secar totalmente antes de abrir el paso.

## 6.2.1.6.- Recepción

El test que se realizará para verificar in situ la eficacia de la hidrofugación es el test de Rilem. Es un test de permeabilidad que se realiza adosando un tubo graduado a la estructura y conforme a las especificaciones de la ASTM E-514.

## 6.2.1.7.- Control de la calidad

El control de calidad de la obra se entenderá enmarcado dentro del concepto de calidad total que consiste en el establecimiento de control en cada uno de los procesos realizados en obra, según las especificaciones dadas en la EN:1504 – 10 Aplicación en la obra y calidad.

El control de calidad de la reparación será, en su mayor medida, documental. En el caso de que los materiales y productos dispongan de marcado CE según la directiva 89/106CEE, podrá comprobarse su conformidad mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto de reparación.

La dirección facultativa, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales y productos que se empleen en la reparación.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad corresponderá:

- Un control documental

- En su caso, control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía adicional equivalente

- En su caso, un control experimental mediante la realización de ensayos que estime la Dirección Facultativa.

Para ello se refieren a continuación un conjunto de ensayos y comprobaciones que podrán aplicarse en parte o en su totalidad en las obras realizadas dentro del ámbito del presente Pliego de Condiciones. La decisión del tipo y cantidad de ensayos a realizar se tomará de acuerdo con todas las partes intervinientes en la reparación.

| Características | Método de ensayo de observación | Noma de referencia europea o internacional | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Condiciones del substrato antes y/o después de la preparación |  |  |  |
| Limpieza | Examen visual |  | Inmediatamente antes de la aplicación |
|  | Ensayo de secado (con trapo húmedo) |  |  |
| Estado y requisitos antes y/o después de la aplicación |  |  |  |
| Temperatura ambiente | Termómetro |  | Durante toda la aplicación |
| Humedad ambiente | Higrómetro | ISO 4677-1-2 | Durante toda la aplicación |
| Precipitaciones | Examen visual |  | Diariamente |
| Absorción de agua |  | EN 13580 |  |
| Resistencia al álcali |  | EN 13580 |  |
| Velocidad de secado |  | EN 13579 |  |

Se tendrán también en cuenta los siguientes ensayos:

Antes de su ejecución, en el producto

Por cada 500 kg a utilizar en el proyecto o fracción diaria a utilizar si ésta es menor se comprobaran los siguientes requisitos prestacionales, de acuerdo a la norma UNE 1504:

Un (1) ensayo de determinación de contenido de organosilano

Un (1) ensayo para determinar la solubilidad del agua

Una vez aplicado

Por cada diez mil metros cuadrados de zona marcada en proyecto (10.000 m2), con las mismas características, o por zona si esta es menor:

Un (1) Test de Rilem

## 6.2.1.8.- Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Reducción de permeabilidad (insuficiente según el test de Rilem) | No se aceptará, se corregirá y los gastos irán por cuenta del contratista. |

## 6.2.1.9.- Medición y Abono.

El abono de esta unidad de aplicación de producto hidrofugante se realizará conforme a los siguientes parámetros:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros cuadrados (m2) medidos según planos. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

# Artículo 6.2.2.- Protección de superficies con corcho proyectado

## 6.2.2.1.- Definición

El sistema de protección de elementos con corcho proyectado tiene por objeto garantizar la impermeabilización y estanqueidad de las superficies de la estructura metálica con mayor exposición al agua de lluvias y acumulación de sales.

Este sistema presenta gran adherencia a todo tipo de soportes, y forma una película impermeable y transpirable.

## 6.2.2.2.- Aplicación

Las prescripciones de este artículo serán de aplicación en las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 05.05 | m² | Aplicación de corcho proyectado con marcado CE (EN-1504) para protección de paramentos, a base de corcho molido de alta calidad y resinas biodegradables, aplicado en dos capas con pistola para difusión a presión con espesor total de 3mm, incluso suministro a pie de obra, limpieza previa del soporte, aplicación de emulsión fijadora y materiales y maquinaria necesarios. Totalmente terminado. |

## 6.2.2.3.- Descripción De Los Trabajos

El presente artículo engloba las siguientes operaciones:

Limpieza previa del soporte asegurando que se encuentra libre de cualquier sustancia perjudicial.

- Aplicación de emulsión fijadora.

- Aplicación de corcho proyectado en dos capas hasta un espesor total de 3mm.

- Secado a temperatura ambiente.

## 6.2.2.4.- Materiales

Los productos se deben seleccionar conforme a los requisitos de las normas EN-1504-2.

Emulsión fijadora

La emulsión fijadora será una emulsión al agua de un copolímero acrílico, reticulable por rayos solares, que mejore la adherencia del producto al soporte.

Las características prestacionales que, como mínimo, deberá tener son:

| Contenido sólido. | 50 ± 1 %. |
| --- | --- |
| pH. | 7.5 ± 0.5. |
| Viscosidad Brookfield RVT (2/50). | 100-500 mPas. |
| Mínima temperatura de formación de film. | 0˚C aprox.. |
| Tamaño de partícula. | 0.3 μm aprox.. |
| Coloide protector. | Tensoactivo. |
| Acabado. | Brillante. |
| Monómero residual. | < 0.2 %. |

Corcho proyectado

El corcho proyectado es un material constituido por corcho natural de alta calidad molido y resinas biodegradables. La dosificación en peso viene definida, aproximadamente, por un 80% de corcho y un 20% de resinas, aunque esta proporción se puede variar en función del carácter más impermeabilizante (mayor proporción de resinas) o aislante (mayor proporción de corcho) que se quiera obtener de la mezcla.

Las características prestacionales que, como mínimo, deberá tener son:

| DATOS TÉCNICOS | VALOR | UNIDAD | NORMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Permeabilidad al vapor de agua (transpiración) | Sd=0.35 Clase I Permeable al vapor de agua |  | UNE-EN ISO 7783 |
| Absorción capilar y permeabilidad al agua | 0.21 Totalmente permeable | Kg/m² h 0.5 | UNE-EN 1062-3 UNE-EN 492 |
| Adhesión | 0.65 | N/mm² | UNE-EN 1542:2000 |
| Reacción al fuego | PRÁCTICAMENTE IMPERMEABLE | - | UNE-EN ISO 4589-2 |
| Resistencia al ambiente marino y salino |  |  | UNE-EN ISO 9227:2006 |
| Sustancias peligrosas | No presenta, producto natural |  |  |
| Envejecimiento acelerado | Tipo 1. Cambio muy ligero apenas perceptible |  | UNE-EN 11507 |
| Peso específico | 0.5 a 0.7 | g/cm³ |  |
| Resistencia a la tracción y alargamiento en rotura | 0.26 Elongación 34.6 | Mpa % | UNE-EN ISO 4589-2 |
| Resistencia al impacto y al choque | Resistente. Sin rotura |  |  |
| Conductividad térmica | 0.058 | W/m K |  |
| Secado al tacto | 120 a 20 | Min. a ºC |  |
| Secado total | 48 h. en capas de 3 mm a 20ºC |  |  |
| Resistencia a la temperatura | -20 a 177 | ºC |  |
| Rigidez dinámica | 19 | Db | EN-29052-1 |

Presentará un acabado formando una película continua de recubrimiento de la superficie a proteger y con un espesor homogéneo medio de 3mm.

## 6.2.2.5.- Ejecución

Soporte:

La superficie debe estar limpia, seca y saneada. En caso de existir grietas o fisuras, deben ser tapadas previamente con masilla de reparación.

Preparación:

La preparación del producto se realizará mezclando el contenido de un envase de 12kg con aproximadamente100ml de agua, batiendo la mezcla hasta conseguir una fluidez y densidad adecuadas.

Aplicación:

La aplicación se realizará con pistola de proyectar, aunque puede realizarse también con llana

Según indicaciones del fabricante el producto se aplicará en una o dos capas. Si fuera precisa una segunda capa, se debe aplicar cuando la primera capa ya esté completamente curada.

Almacenaje

Se debe almacenar el producto en sus envases originales herméticamente cerrados, en lugar fresco y seco a una temperatura entre 5 y 40ºC. Es recomendable no almacenar durante más de un año desde la fecha de fabricación.

Manipulación y transporte

Se trata de un producto natural que no posee productos tóxicos o peligrosos, por lo que carece de precauciones especiales para su uso y manipulación.

Otras condiciones de ejecución

Los equipos y utensilios de aplicación se pueden limpiar con agua y eliminar según las recomendaciones locales y nacionales.

## 6.2.2.7.- Control de la calidad

El control de calidad de la obra se entenderá enmarcado dentro del concepto de calidad total que consiste en el establecimiento de control en cada uno de los procesos realizados en obra, según las especificaciones dadas en la EN:1504 – 10 Aplicación en la obra y calidad.

El control de calidad de la reparación será, en su mayor medida, documental. En el caso de que los materiales y productos dispongan de marcado CE según la directiva 89/106CEE, podrá comprobarse su conformidad mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto de reparación.

La dirección facultativa, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales y productos que se empleen en la reparación.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad corresponderá:

- Un control documental

- En su caso, control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía adicional equivalente

- En su caso, un control experimental mediante la realización de ensayos que estime la Dirección Facultativa.

Para ello se refieren a continuación un conjunto de ensayos y comprobaciones que podrán aplicarse en parte o en su totalidad en las obras realizadas dentro del ámbito

del presente Pliego de Condiciones. La decisión del tipo y cantidad de ensayos a realizar se tomará de acuerdo con todas las partes intervinientes en la reparación.

| Características | Método de ensayo de observación | Noma de referencia europea o internacional | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Condiciones del substrato antes y/o después de la preparación |  |  |  |
| Limpieza | Examen visual |  | Inmediatamente antes de la aplicación |
|  | Ensayo de secado (con trapo húmedo) |  |  |

| Estado y requisitos antes y/o después de la aplicación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura ambiente | Termómetro |  | Durante toda la aplicación |
| Humedad ambiente | Higrómetro | ISO 4677-1-2 | Durante toda la aplicación |
| Precipitaciones | Examen visual |  | Diariamente |
| Absorción de agua |  | EN 13580 |  |
| Resistencia al álcali |  | EN 13580 |  |
| Velocidad de secado |  | EN 13579 |  |

Se tendrán también en cuenta los siguientes ensayos:

Una vez aplicado

Por cada trescientos metros cuadrados aplicados:

Un (1) ensayo de arrancamiento según UNE-EN-1542:2000

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Reducción de permeabilidad (insuficiente según el test de Rilem) | No se aceptará, se corregirá y los gastos irán por cuenta del contratista. |

## 6.2.2.9.- Medición y Abono.

El abono de esta unidad de protección de superficies con corcho proyectado se realizará conforme a los siguientes parámetros:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre las superficies teóricas expuestas de perfiles y palastros deducidas de los planos de proyecto. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

Capítulo 3.- Restauración del hormigón

# Artículo 6.3.1.a- Aplicación manual de mortero para reparación no estructural del hormigón

## 6.3.1.a.1.- Definición

Los productos o sistemas de reparación no estructural del hormigón son aquellos que, aplicados sobre la superficie del hormigón, reconstruyen la geometría del elemento o bien su aspecto superficial mediante la aplicación de mortero de reparación seguido de la eventual colocación de un revestimiento protector según las necesidades de aislamiento químico. Este procedimiento se limita a la reparación de la superficie del hormigón, y los productos aplicados no pretenden en ningún caso aumentar las resistencias mecánicas de éste. El objetivo es eliminar cualquier defecto superficial tales como golpes, coqueras, irregularidades, porosidades, defectos de hormigonado, etc., que no alcancen la posición de las armaduras.

## 6.3.1.a.2.- Aplicación

El presente artículo es de aplicación a la siguiente unidad de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UN010202 | m² | Suministro y aplicación manual de mortero universal monocomponente, modificado con polímeros, de clase R2 según UNE-EN 1504-3 tipo MasterEmaco N 5200 de BASF o similar, empleado para capa fina de 3 hasta 100 mm de espesor, en horizontal, aplicado en dos capas, para reconstrucción de superficies previamente saneadas, incluso humectación del soporte, perfilado de aristas y acabado fratasado para la reparación no estructural de deterioros de hormigón (coqueras, oquedades, nidos de gravas, etc.). Totalmente terminada. |
| UN2cC02RE005 | m² | Reconstrucción geométrica de paramentos de hormigón con mortero no estructural R2 tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para reparación superficial estructural hasta 5 cm, a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado manual, medida la superficie totalmente ejecutada |

## 6.3.1.A.3.- Descripción De Los Trabajos

Las operaciones incluidas en este artículo son las siguientes:

Análisis visual previo sobre el deterioro para cotejar el diagnóstico de la reparación y los productos a emplear definidos en proyecto.

Preparación del material mediante su amasado con agua, manualmente o con un batidor eléctrico para conseguir la consistencia requerida.

Aplicación del mortero por métodos manuales tradicionales o mediante la utilización de equipos de proyección por vía húmeda.

Moldeado del volumen utilizando espátulas, llanas o largueros

Acabado superficial: una vez endurecido: lijado y esculpido de las partes deseadas, y pigmentación con tintes orgánicos para conseguir el efecto deseado, en caso de especificar tales requerimientos.

## 6.3.1.a.4.- Materiales

Los parámetros generales de los productos de reparación no estructural serán los correspondientes a morteros de reparación de tipo R2 según la nomenclatura recogida en la norma EN-1504-3 (Reparación estructural y no estructural) y presentarán, como mínimo, las siguientes prestaciones:

| MORTERO REPARACIÓN R2 | Unidad | Requerimiento | Método de ensayo |
| --- | --- | --- | --- |
| Densidad | g/cm3 | 1,9 | - |
| Granulometría | Mm | Máximo 1,0 | EN 12192-1 |
| Espesores aplicables Mínimo Máximo | mm | 3 100 (vertical y horizontal) 80 (techos) | - |
| Agua de amasado | l/saco de 20 kg | 3,5-4,0 | - |
| Tiempo de trabajabilidad | Minutos | 25-45 | EN 13294 |
| Resistencia compresión a 1 día. | N/mm2 | ≥ 10 | EN 12190 |
| Resistencia compresión a 7 día. | N/mm2 | ≥ 20 | EN 12190 |
| Resistencia compresión 28 días. | N/mm2 | ≥ 25 | EN 12190 |
| Módulo E | MPa | No requerido | EN 13412 |
| Adherencia (28 días) | MPa | ≥ 0.8 | EN 1542 |
| Adherencia ciclos hielo-deshielo | MPa | ≥ 0,8 | EN 13687-1 |
| Resistencia carbonatación | mm | D ≤ hormigón de referencia | EN 13295 |
| Absorción capilar | Kg/m2h-0.5 | ≤ 0,5 | EN 13057 |
| Contenido en cloruros | % | ≤ 0,05 | EN- 1015-17 |
| Reacción al fuego | - | Clase A1 |  |
| Sustancias peligrosas | - | Cumplir con 5.4 |  |

Los productos y sistemas se seleccionarán adecuadamente de acuerdo a los espesores deseados, módulo de elasticidad y la resistencia a los 28 días requerida. Es de vital importancia la verificación de la compatibilidad entre el hormigón soporte y el mortero de reparación previa a la ejecución de toda la reconstrucción. Esta compatibilidad se relacionará según las directrices de la norma europea EN 1504-3 para la reparación no estructural del hormigón, desde cuatro puntos de vista:

- Compatibilidad química.

- Compatibilidad electroquímica.

- Compatibilidad dimensional.

- Compatibilidad constructiva.

## 6.3.1.a.5.- Ejecución

La aplicación del mortero se realizará con paleta, paletín o llana respetando los espesores indicados en la ficha técnica correspondiente. El acabado superficial se conseguirá con fratás de madera, poliestireno expandido, con llana o esponja en el momento en que haya endurecido suficientemente.

Se respetaran las temperaturas de aplicación indicadas en las fichas técnicas de cada uno de los productos a emplear. Asimismo se respetarán también los márgenes de humedad relativa del aire si los hubiese. En general se suspenderá la aplicación cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5ºC o superior a 40ºC.

## 6.3.1.a.6.- Recepción

Para la recepción de la actuación se comprobará la ausencia de zonas huecas mediante leve golpeo con elemento metálico y detección de sonido diferencial, localizando zonas huecas mal compactadas o no adheridas.

## 6.3.1.a.7.- Control de calidad

El control de calidad de la obra se entenderá enmarcado dentro del concepto de calidad total que consiste en el establecimiento de control en cada uno de los procesos realizados en obra, según las especificaciones dadas en la EN:1504 – 10 Aplicación en la obra y calidad.

En el caso de que los materiales y productos dispongan de marcado CE según la directiva 89/106CEE, se comprobará su conformidad mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE son acordes a las especificaciones contempladas en el Proyecto de Reparación.

La dirección facultativa, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales y productos que se empleen en la reparación.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad corresponderá:

- Un control documental.

- En su caso, control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía adicional equivalente.

- En su caso, un control experimental mediante la realización de ensayos que estime la Dirección Facultativa.

Para ello se refieren a continuación un conjunto de ensayos y comprobaciones que podrán aplicarse en parte o en su totalidad en las obras realizadas dentro del ámbito del presente Pliego de Condiciones.

Control de recepción de materiales.

Los materiales deberán cumplir los requisitos establecidos en la norma EN 1504-9. Concretamente se comprobarán los siguientes parámetros:

| CARACTERÍSTICA | MÉTODO DE ENSAYO | FRECUENCIA DE ENSAYO |
| --- | --- | --- |
| Idoneidad de producto y sistema | Visual o certificado escrito | Antes de la aplicación |
| Idoneidad del cemento | Visual o certificado escrito | Antes de uso |
| Idoneidad del árido | Visual o certificado escrito | Antes de uso |
| Idoneidad del Agua | Visual o certificado escrito | EN206 |
| Idoneidad del aditivo | Visual o certificado escrito | Antes de uso |
| Idoneidad del polímero | Visual o certificado escrito | Antes de uso |

Controles adicionales

En cualquier caso, a la llegada del material a la obra se comprobarán y anotarán los siguientes aspectos:

Cómputo de las cantidades recibidas.

Comprobación de la denominación de los mismos y de la correcta identificación de la totalidad de envases.

Inspección visual del estado de los envases descartando aquellos que presenten roturas con pérdida de material.

Comprobación de la fecha límite de uso de los materiales que deberá estar claramente indicada en cada uno de los envases.

Control de los acopios.

Se comprobará que los materiales se almacenan a cubierto (protegidos del sol y de fuentes de calor) en lugar fresco y seco y en sus envases originales cerrados. Los materiales hidráulicos se acopiarán separados del terreno mediante listones de madera y protegidos de la lluvia y el rocío.

Los acopios se realizarán agrupando los materiales según su identificación.

Al final de la jornada se realizará un cómputo del material acopiado, a fin de comprobar los materiales consumidos durante la jornada.

Control de la preparación del soporte

| CARACTERÍSTICA | MÉTODO DE ENSAYO | REFERENCIA DE ENSAYO | FRECUENCIA DE ENSAYO |
| --- | --- | --- | --- |
| Idoneidad de producto y sistema | Golpeteo con martillo | - | Primera vez antes de aplicación |
| Limpieza | Visual | - | Antes de aplicación |
| Rugosidad | Visual |  | Antes de aplicación |
| Temperatura soporte | Termómetro | +5-+30ºC | Antes aplicación |
| Resistencia tracción soporte | Ensayo Pull-off | >1.5 MPa | Antes aplicación |
| Resistencia a compresión | Esclerómetro, extracción y rotura de testigos | Pr EN 12504 Pr EN 12398 |  |
| Carbonatación | Ensayo Fenoftaleína | Pr EN 104865 | Antes aplicación |
| Contenido cloruros | Análisis químico | EN 1504 | Antes aplicación |
| Penetración de otros contaminantes | Análisis químico y extracción de muestras |  |  |
| Fisuración excesiva | Fisurómetro |  |  |

Control de aplicación del mortero de reparación.

Durante la aplicación del mortero de reparación se comprobará:

Que se emplea una cantidad de agua de amasado que no supera en más de un 10% la indicada por la ficha técnica del producto en caso de morteros hidráulicos.

Que se permite el tiempo de maduración necesario durante la mezcla según lo especificado en la ficha técnica de cada producto.

La concordancia entre espesor aplicado y el especificado para el material.

| CARACTERÍSTICA | MÉTODO DE ENSAYO | REFERENCIA DE ENSAYO | FRECUENCIA DE ENSAYO |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura ambiente | Termómetro | - | Diariamente |
| Precipitaciones | Visual | - | Diariamente |
| Consistencia | Mesa de sacudidas / Consistómetro | Pr EN 12378, 12382 EN12350,12358, 132357 | Diariamente |

Control final de obra.

| CARACTERÍSTICA | MÉTODO DE ENSAYO | REFERENCIA DE ENSAYO | FRECUENCIA DE ENSAYO |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistencia compresión | Confección probetas o esclerómetro | PrEN 12394, 12504, 12378, 12379, 12396 | Una vez para juzgar efectividad |
| Adherencia | Pull-Off | Dinamómetro | Una vez para juzgar efectividad |
| Delaminación | Ensayo Martillo |  | Una vez para juzgar efectividad |
| Espesor | Pachómetro |  | Una vez para juzgar efectividad |
| Permeabilidad al agua | Ens. penetración | PrEN 12364 | Una vez al final |
| Presencia de coqueras | Ensayo ultrasonidos o visual | ISO 8047 | Una vez al final |

Adherencia por tracción del sistema aplicado.

Para lo cual se realizará un ensayo de arrancamiento por tracción del conjunto del sistema aplicado con hormigón. Se realizarán determinaciones para cada mortero o puente de unión aplicado, así como para cada tipo de soporte.

Deberá obtenerse un valor de rotura de al menos 0,8 N/mm2 y el punto de rotura estará en el interior del hormigón. Eventualmente podrán aceptarse otros puntos de rotura siempre que el valor de la misma sea de al menos 0,8 N/mm2.

Ejecución de probetas.

Para medida de resistencias mecánicas del mortero según UNE EN 12190. Deberá obtenerse un valor superior al mínimo especificado previamente. En caso de ausencia de especificación la resistencia a compresión mínima requerida será de un mínimo de 10 ó 15 MPa según la categoría del mortero.

Comprobación de la conformidad de morteros diseñados frescos

| Ensayo | Norma |
| --- | --- |
| Determinación del periodo de trabajabilidad | UNE EN 1015-9 |
| Determinación de la consistencia | UNE EN 1015-4 |
| Determinación del contenido en cloruros | UNE EN 1015-17 |
| Determinación del contenido de aire | UNE EN 1015-7 |
| Resistencia a compresión | UNE EN 1015-11 |

## 6.3.1.a.8.- Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Existencia de coqueras o defectos superficiales | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista |
| Disminución de resistencia característica | Condiciones de aceptación según UNE EN 1504 |
| Espesores inferiores a los requeridos | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. |

## 6.3.1.a.9.- Medición y abono

La medición y el abono de la unidad de reconstrucción de paramentos con mortero de reparación no estructural R2 se realizará conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

# Artículo 6.3.1.b.- Aplicación manual de mortero para reparación estructural del hormigón

## 6.3.1.b.1.- Definición

Se consideran productos y/o sistemas de reparación estructural del hormigón a aquellos que remplazan hormigón deteriorado, recuperando la integridad estructural y la durabilidad del elemento reparado. Asimismo será aplicable a elementos de hormigón en masa degradado por agentes químicos de tipo ácido así como a elementos con defectos de hormigonado que hayan provocado la ausencia del hormigón en alguna de sus partes.

Este objetivo se consigue mediante la eliminación del hormigón degradado, y la aplicación de puente de unión y mortero de reparación seguido de la aplicación eventual de un revestimiento protector según las necesidades de aislamiento químico, en caso de que los recubrimientos de las armaduras del hormigón estén por debajo de lo especificado en el artículo 37.2.4 de la EHE o la estructura en general y la reparación efectuada en particular estén expuestos a ambientes con agresividad especial (p.e. Q, H, F, E).

## 6.3.1.b.2.- Aplicación

El presente artículo es de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UN03 | m² | Suministro y aplicación manual de mortero universal monocomponente, modificado con polímeros, de clase R4 según UNE-EN 1504-3 tipo MasterEmaco S 5400 de BASF o similar, para reconstrucción de superficies previamente saneadas, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado para la reparación estructural de deterioros de hormigón (coqueras, oquedades, nidos de gravas, etc.).Totalmente ejecutada. |
| UN021003071 | m² | Mortero tixotrópico fibroreforzado de reparación, tipo Mapegrout T40 o similar, en espesores de hasta 35 mm, incluso colocación y acabado, sin necesidad de puente de unión. |
| UN3cC02RE005 | m² | Reconstrucción geométrica de paramentos de hormigón con mortero estructural R3 tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para reparación superficial estructural hasta 5 cm, a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado manual, medida la superficie totalmente ejecutada |

## 6.3.1.B.3.- Descripción De Los Trabajos

Las operaciones incluidas en este artículo son las siguientes:

Diagnóstico del estado del hormigón.

  - Inspección visual del deterioro para cotejar el diagnóstico de la reparación y los productos a emplear definidos en proyecto.

  - Resistencia a tracción superficial

  - Medida de la profundidad de carbonatación

  - Contenido en cloruros y sulfatos

  - Medidad de la humedad supeficial.

Preparación del material mediante su amasado con agua, manualmente o con un batidor eléctrico para conseguir la consistencia requerida.

Aplicación del mortero por métodos manuales tradicionales o mediante la utilización de equipos de proyección por vía húmeda.

Moldeado del volumen utilizando espátulas, llanas o largueros.

Acabado superficial: una vez endurecido: lijado y esculpido de las partes deseadas, y pigmentación con tintes orgánicos para conseguir el efecto deseado, en caso de especificar tales requerimientos.

## 6.3.1.b.4.- Materiales

Los parámetros generales de los productos de reparación estructural serán los correspondientes a morteros de reparación de tipo R3 y R4 según la nomenclatura recogida en la norma EN-1504-3 (Reparación estructural y no estructural) y presentarán, como mínimo, las siguientes prestaciones:

| MORTERO REPARACIÓN R3 | Unidad | Requerimiento | Método de ensayo |
| --- | --- | --- | --- |
| Granulometría | Mm | Máximo 1,2 | EN 12192-1 |
| Espesores aplicables | mm | 5-75 | - |
| Agua de amasado | l/saco de 20 kg | Aprox 4,4 – 4,8 | - |
| Tiempo de trabajabilidad | Minutos | 45 - 60 | EN 13294 |
| Resistencia compresión a 1 día. | N/mm2 | ≥ 12 | EN 12190 |
| Resistencia compresión a 7 día. | N/mm2 | ≥ 25 | EN 12190 |
| Resistencia compresión 28 días. | N/mm2 | ≥ 35 | EN 12190 |
| Módulo E | MPa | ≥ 15000 | EN 13412 |
| Adherencia (28 días) | MPa | ≥ 1,5 | EN 1542 |
| Adherencia ciclos hielo-deshielo | MPa | ≥ 1,5 | EN 13687-1 |
| Resistencia carbonatación | mm | D ≤ hormigón de referencia | EN 13295 |
| Absorción capilar | Kg/m2h-0.5 | ≤ 0,5 | EN 13057 |
| Contenido en cloruros | % | ≤ 0,05 | EN- 1015-17 |
| Reacción al fuego | - | Clase A1 |  |
| Sustancias peligrosas | - | Cumplir con 5.4 |  |

| MORTERO REPARACIÓN R4 | Unidad | Requerimiento | Método de ensayo |
| --- | --- | --- | --- |
| Granulometría | Mm | Máximo 1,5 | EN 12192-1 |
| Espesores aplicables | mm | 5-50 | - |
| Agua de amasado | l/saco de 25 kg | Aprox 3,8 – 4,2 | - |
| Tiempo de trabajabilidad | Minutos | 45 - 60 | EN 13294 |
| Resistencia compresión a 1 día. | N/mm2 | ≥ 18 | EN 12190 |
| Resistencia compresión a 7 día. | N/mm2 | ≥ 40 | EN 12190 |
| Resistencia compresión 28 días. | N/mm2 | ≥ 60 | EN 12190 |
| Módulo E | MPa | ≥ 20.000 | EN 13412 |
| Adherencia (28 días) | MPa | ≥ 2 | EN 1542 |
| Adherencia ciclos hielo-deshielo | MPa | ≥ 2 | EN 13687-1 |
| Resistencia carbonatación | mm | D ≤ hormigón de referencia | EN 13295 |
| Absorción capilar | Kg/m2h-0.5 | ≤ 0,5 | EN 13057 |
| Contenido en cloruros | % | ≤ 0,05 | EN- 1015-17 |
| Reacción al fuego | - | Clase A1 |  |
| Sustancias peligrosas | - | Cumplir con 5.4 |  |

En cualquier caso, deberá analizarse con detenimiento la compatibilidad entre el hormigón soporte y el mortero de reparación. Esta cualidad es un criterio de vital importancia ya que el mortero de reparación sustituye a una parte de hormigón dañado y debe realizar su función original. Por ello esta cualidad debe ser analizada con detenimiento. Según las directrices de la norma europea EN 1504-3 para la reparación estructural del hormigón,  cuatro puntos de vista:

- Compatibilidad química.

- Compatibilidad electroquímica.

- Compatibilidad dimensional.

- Compatibilidad constructiva.

## 6.3.1.b.5.- Ejecución

La aplicación del mortero se realizará con paleta, paletín o llana respetando los espesores indicados en la ficha técnica correspondiente. El acabado superficial se conseguirá con fratás de madera, poliestireno expandido, con llana o esponja en el momento en que haya endurecido suficientemente.

Se respetaran las temperaturas de aplicación indicadas en las fichas técnicas de cada uno de los productos a emplear. Asimismo se respetarán también los márgenes de humedad relativa del aire si los hubiese. En general se suspenderá la aplicación cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5ºC o superior a 40ºC.

Cuando el mortero aplicado empiece a perder brillo superficial se iniciará un proceso de curado. El curado podrá realizarse mediante un regado continuo con agua, en la disposición de plásticos o arpilleras húmedas o con líquidos filmógenos.

## 6.3.1.b.6.- Recepción

Para la recepción de la actuación se comprobará la ausencia de zonas huecas mediante leve golpeo con elemento metálico y detección de sonido diferencial, localizando zonas huecas mal compactadas o no adheridas.

| CARACTERÍSTICA | MÉTODO DE ENSAYO | FRECUENCIA DE ENSAYO |
| --- | --- | --- |
| Idoneidad de producto y sistema | Visual o certificado escrito | Antes de la aplicación |
| Idoneidad del cemento | Visual o certificado escrito | Antes de uso |
| Idoneidad del árido | Visual o certificado escrito | Antes de uso |
| Idoneidad del Agua | Visual o certificado escrito | EN206 |
| Idoneidad del aditivo | Visual o certificado escrito | Antes de uso |
| Idoneidad del polímero | Visual o certificado escrito | Antes de uso |

## 6.3.1.b.7.- Control de calidad

El control de calidad de la obra se entenderá enmarcado dentro del concepto de calidad total que consiste en el establecimiento de control en cada uno de los procesos realizados en obra, según las especificaciones dadas en la EN:1504 – 10 Aplicación en la obra y calidad.

En el caso de que los materiales y productos dispongan de marcado CE según la directiva 89/106CEE, se comprobará su conformidad mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE son acordes a las especificaciones contempladas en el Proyecto de Reparación.

La dirección facultativa, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales y productos que se empleen en la reparación.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad corresponderá:

- Un control documental

- En su caso, control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía adicional equivalente

- En su caso, un control experimental mediante la realización de ensayos que estime la Dirección Facultativa.

Para ello se refieren a continuación un conjunto de ensayos y comprobaciones que podrán aplicarse en parte o en su totalidad en las obras realizadas dentro del ámbito del presente Pliego de Condiciones.

Control de recepción de materiales.

Los materiales deberán cumplir los requisitos establecidos en la norma EN 1504-9. Concretamente se comprobarán los siguientes parámetros:

Controles adicionales

En cualquier caso, a la llegada del material a la obra se comprobarán y anotarán los siguientes aspectos:

Cómputo de las cantidades recibidas.

Comprobación de la denominación de los mismos y de la correcta identificación de la totalidad de envases.

Inspección visual del estado de los envases descartando aquellos que presenten roturas con pérdida de material.

Comprobación de la fecha límite de uso de los materiales que deberá estar claramente indicada en cada uno de los envases.

Control de los acopios.

Se comprobará que los materiales se almacenan a cubierto (protegidos del sol y de fuentes de calor) en lugar fresco y seco y en sus envases originales cerrados. Los materiales hidráulicos se acopiarán separados del terreno mediante listones de madera y protegidos de la lluvia y el rocío.

Los acopios se realizarán agrupando los materiales según su identificación.

Al final de la jornada se realizará un cómputo del material acopiado, a fin de comprobar los materiales consumidos durante la jornada.

Control de la preparación del soporte

| CARACTERÍSTICA | MÉTODO DE ENSAYO | REFERENCIA DE ENSAYO | FRECUENCIA DE ENSAYO |
| --- | --- | --- | --- |
| Idoneidad de producto y sistema | Golpeteo con martillo | - | Primera vez antes de aplicación |
| Limpieza | Visual | - | Antes de aplicación |
| Rugosidad | Visual |  | Antes de aplicación |
| Temperatura soporte | Termómetro | +5-+30ºC | Antes aplicación |
| Resistencia tracción soporte | Ensayo Pull-off | >1.5 MPa | Antes aplicación |
| Resistencia a compresión | Esclerómetro, extracción y rotura de testigos | Pr EN 12504 Pr EN 12398 |  |
| Carbonatación | Ensayo Fenoftaleína | Pr EN 104865 | Antes aplicación |
| Contenido cloruros | Análisis químico | EN 1504 | Antes aplicación |
| Penetración de otros contaminantes | Análisis químico y extracción de muestras |  |  |
| Fisuración excesiva | Fisurómetro |  |  |

Además se controlará que la humedad residual del soporte que sea inferior al 4%

Control de aplicación del mortero de reparación.

Durante la aplicación del mortero de reparación se comprobará:

Que se emplea una cantidad de agua de amasado que no supera en más de un 10% la indicada por la ficha técnica del producto en caso de morteros hidráulicos.

Que se permite el tiempo de maduración necesario durante la mezcla según lo especificado en la ficha técnica de cada producto.

La concordancia entre espesor aplicado y el especificado para el material.

| CARACTERÍSTICA | MÉTODO DE ENSAYO | REFERENCIA DE ENSAYO | FRECUENCIA DE ENSAYO |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura ambiente | Termómetro | - | Diariamente |
| Precipitaciones | Visual | - | Diariamente |
| Consistencia | Mesa de sacudidas / Consistómetro | Pr EN 12378, 12382 EN12350,12358, 132357 | Diariamente |

Control final de obra.

| CARACTERÍSTICA | MÉTODO DE ENSAYO | REFERENCIA DE ENSAYO | FRECUENCIA DE ENSAYO |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistencia compresión | Confección probetas o esclerómetro | PrEN 12394, 12504, 12378, 12379, 12396 | Una vez para juzgar efectividad |
| Adherencia | Pull-Off | Dinamómetro | Una vez para juzgar efectividad |
| Retracción | Visual |  | Una vez para juzgar efectividad |
| Delaminación | Ensayo Martillo |  | Una vez para juzgar efectividad |
| Resistividad | Test Wenner |  |  |
| Densidad | - | PrEN 12363 | Una vez para juzgar efectividad |
| Espesor | Pachómetro |  | Una vez para juzgar efectividad |
| Permeabilidad al agua | Ensayo de .penetración | PrEN 12364 | Una vez al final |
| Presencia de coqueras | Ensayo ultrasonidos o visual | ISO 8047 | Una vez al final |

Adherencia por tracción del sistema aplicado.

Para lo cual se realizará un ensayo de arrancamiento por tracción del conjunto del sistema aplicado con hormigón. Se realizarán determinaciones para cada mortero o puente de unión aplicado, así como para cada tipo de soporte.

Deberá obtenerse un valor de rotura de al menos 0,8 N/mm2 y el punto de rotura estará en el interior del hormigón. Eventualmente podrán aceptarse otros puntos de rotura siempre que el valor de la misma sea de al menos 0,8 N/mm2.

Ejecución de probetas.

Para medida de resistencias mecánicas del mortero según UNE EN 12190. Deberá obtenerse un valor superior al mínimo especificado previamente. En caso de ausencia de especificación la resistencia a compresión mínima requerida será de un mínimo de 10 ó 15 MPa según la categoría del mortero.

Comprobación de la conformidad de morteros diseñados frescos

| Ensayo | Norma |
| --- | --- |
| Determinación del periodo de trabajabilidad | UNE EN 1015-9 |
| Determinación de la consistencia | UNE EN 1015-4 |
| Determinación del contenido en cloruros | UNE EN 1015-17 |
| Determinación del contenido de aire | UNE EN 1015-7 |
| Resistencia a compresión | UNE EN 1015-11 |

## 6.3.1.b.8.- Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Existencia de coqueras o defectos superficiales | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista |
| Disminución de resistencia característica | Condiciones de aceptación según UNE EN 1504 |
| Espesores inferiores a los requeridos | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. |

## 6.3.1.b.9.- Medición y abono

La medición y el abono de la unidad de reconstrucción de paramentos de hormigón con mortero de reparación estructural R3 se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

Capítulo 4.- Refuerzo estructural

# Artículo 6.4.3.- Refuerzos estructurales con fibra de carbono

## 6.4.3.1.- Definición

Se definen las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UN021006001 | m | Refuerzo a flexión de vigas mediante colocación de placa de fibra de carbono de resistencia a tracción de 3100 MPa y alargamiento de rotura de 2.0 %, de 1.61 gr/cm³ Carboplate E170/50/1.4 o similar, incluso lijado previo de la superficie con disco de diamante y aspirado de polvo, aplicación de imprimación MapeWrap Prime 1 o similar y colocación de la placa de fibra de carbono embebida entre dos capas de adhesivo estructural a base de resinas Adesilex PG1 o similar. Medida la superficie ejecutada y totalmente acabada. |
| UN021006002 | m² | Refuerzo a cortante de vigas mediante colocación tejido unidireccional de fibra de carbono de alta resistencia, gramaje 300 g/m², carga máxima por unidad de anchura de 800 KN/m MapeWrap C UNI-AX 300/40. Incluso lijado previo de la superficie con disco de diamante y aspirado del polvo, aplicación de imprimación MapeWrap Prime 1 o similar sobre soporte, regularización del soporte con una capa de 1 mm de MapeWrap 11 o similar, impregnación del tejido de fibra de carbono en adhesivo estructural a base de resinas MapeWrap 21o similar, y colocación del tejido sobre soporte. Medida la superficie ejecutada y totalmente acabada. |
| UN01203 | P.A. | Partida Alzada de refuerzo de ménsulas de apoyo mediante pretensado, incluso taladros, inyección y placas de anclaje de los cables. |

Bajo esta descripción se incluyen las unidades de obra relativas a los refuerzos a flexión y a cortante de fibra de carbono dispuestos en las vigas de hormigón con deterioros. Asimismo, se trata el refuerzo de las ménsulas cortas de apoyos a media madera.

Los materiales y sistemas de refuerzo de fibra de carbono finalmente dispuestos deberán disponer de los certificados necesarios y/o documentos de idoneidad técnica emitidos por órgano competente para su utilización en sistemas de refuerzo de estructuras de hormigón mediante fibra de carbono.

Así mismo los aplicadores del sistema deben estar en posesión del debido certificado de aplicador autorizado del sistema.

Se aplicará lo dispuesto sobre el particular en el documento del FIB Bulletin 14 Externally bonded FRP reinforcement for RC structures, así como las indicaciones que dé el fabricante al respecto, además de las consideraciones siguientes.

## 6.4.3.2.- Descripción Del Sistema Y Materiales

A continuación se describe el sistema de refuerzos estructurales mediante fibras de carbono de la casa MAPEI, pudiendo emplearse para los refuerzos cualquier otro sistema similar que cumpla con las indicaciones comentadas en el punto anterior.

Como elemento de refuerzo a flexión se utilizan placas de fibra de carbono preimpregnadas con resina epoxídica, del tipo CARBOPLATE o similar. Se trata de una lámina de fibra de carbono, preimpregnada con resinas epoxídicas, de alta resistencia y alto módulo de elasticidad, para el aplacado de estructuras de hormigón armado, pretensado y de acero. Se coloca en obra mediante la utilización de adhesivos estructurales, previa impregnación del soporte. Como ventajas presentan una gran ligereza, permitiendo su colocación en obra sin necesidad de herramientas o maquinaria específica en tiempos extremadamente breves.

Como sistema de encolado de las placas se utiliza una cola epoxídica, bicomponenete, tixotrópica, de color gris ADESILEX PG1 o similar, formada por dos componentes.

Las características del sistema CARBOPLATE se resumen en las siguientes tablas.

| Tipo de placa |  |  |  |  | E170 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo de elasticidad |  |  |  | (GPa) | 170 |
| Tensión de tracción en rotura |  |  |  | (Mpa) | ≥ 3.100 |
| Elongación en rotura |  |  |  | (%) | 2 |
| Coeficiente de dilatación térmica |  |  |  | m/m·°C | 0,6·10-6 |
| Características físicas y dimensionales |  |  |  |  |  |
| Anchura | (mm) | 50 | 80 | 100 | 150 |
| Grosor | (mm) | 1,4 |  |  |  |
| Sección | (mm2) | 70 | 112 | 140 | 210 |
| Densidad | (g/cm3) | 1,61 |  |  |  |
| Peso | (g/m) | 113 | 180 | 225 | 338 |

Como elemento de refuerzo a esfuerzos cortantes se propone un tejido unidireccional de fibra de carbono de alta resistencia y elevado módulo elástico del tipo MapeWrap C UNI-AX o similar. Su característica técnica fundamental es una elevadísima resistencia mecánica a tracción, pudiendo ser puesto en cobra mediante dos técnicas:

- Sistema húmedo

- Sistema seco

En el sistema húmedo, la preimpregnación del tejido se realiza a pie de obra, mientras que en el sistema seco el tejido, sin impregnar, se coloca directamente sobre un adhesivo estructural especial para este sistema, aplicado sobre la superficie de hormigón a reforzar.

Como elemento de encolado del tejido se utiliza una resina epoxídica formada por dos componente MAPEWRAP 21 o 31 o similares para sistema húmedo y seco respectivamente.

A continuación se muestran las características principales del sistema MAPEWRAP:

Como productos complementarios a los dos sistemas anteriores se utilizara MapeWrap 11/12 o similar, estuco epoxídico bicomponente que permite la preparación y regularización de la superficie del soporte.

## 6.4.3.3.- Puesta En Obra

- Trabajos previos

La superficie sobre la que se aplican los refuerzos debe estar limpia, seca y ser mecánicamente resistente. Especialmente se eliminarán los revestimientos anteriores como pinturas, enlucidos, etc. En el caso de hormigones degradados, se aplicarán los principios del procedimiento de reparación localizada de hormigón terminando con la restitución de la superficie con mortero de reparación.

Todas las aristas vivas presentes en la superficie a reforzar deben ser redondeadas con un radio mínimo de 2 cm para la colocación de los refuerzos a cortante.

En ausencia de justificaciones específicas, la superficie de hormigón deberá presentar una resistencia a la tracción superficial mayor que 1.50 MPa, que se verificará mediante una prueba de adhesión por tracción directa (ensayo de “pull-off”) según UNE-EN 1542.

- Aplicación imprimación

Una vez preparada la superficie del hormigón se procede a aplicar el imprimador que penetrando en el hormigón mejora las características resistentes superficiales de éste a la vez que incrementa la adhesión con los productos de fibra de carbono.

Para la impregnación del soporte se ha optado por MapeWrap Prime 1 o similar. Se trata de un producto bicomponente a base de resinas epoxídicas, de consistencia superfluida y exento de disolventes. Se aplica mediante brocha o rodillo sobre superficie de hormigón perfectamente limpia, seca y mecánicamente resistente.

La mezcla de los dos componentes se deberá realizar con un mezclador lento.

Las fases anteriores son comunes a los dos sistemas de refuerzos. A continuación se muestran las correspondientes fases para cada uno de los sistemas.

- SISTEMA CARBOPLATE o similar

- Preparación placa de fibra carbono

Antes de encolar es necesario seleccionar la placa con la anchura y módulo elástico definida en el proyecto. Se cortará la placa con la longitud necesaria mediante sierra de metales o diamantado.

- Preparación cola de encolado

Se mezclaran los dos componentes mediante un mezclador lento hasta alcanzar una mezcla uniforme y de color gris.

- Aplicación de Carboplate o similar.

  - Antes de encolar es necesario retirar el plástico de protección de la placa.

  - Primerizar la superficie a reforzar mediante MapeWrap Primer 1 o similar aplicándolo mediante brocha o rodillo.

  - Aplicar con llana, una capa uniforme de 1-1.5 mm de espesor de Adesilex PG1 o similar sobre la placa de refuerzo en el lado que se ha retirado la película protectora.

  - Extender otra capa de Adesilex PG1 o similar sobre el soporte (limpio y seco) en el que se debe encolar la placa. En el caso de haber utilizado MapeWrap Prmier 1 o similar, la aplicación de la capa de adhesivo debe ser realizada sobre la primera todavía “fresca”.

  - Colocar la placa ejerciendo presión constante sobre toda ella, con un rodillo de goma rígida y eliminar la resina sobrante con espátula, con atención de no desplazar la placa.

  - Cuando sea necesario disponer varias capas superpuestas, deberán colocarse una vez endurecida la capa adhesiva, eliminando la película protectora de la otra cara de la placa.

- SISTEMA MAPEWRAP o similar.

b.1)	Sistema húmedo

- Preparación del refuerzo a base de tejido de fibra de carbono

Seleccionar el tejido con el gramaje y anchura indicado en el proyecto. Cortar el tejido con las dimensiones indicadas en el proyecto. No se doblará en ningún caso el tejido una vez cortado.

- Preparación estucos epoxídicos para regularización soporte

Se mezclaran los dos componentes mediante un mezclador lento hasta alcanzar una mezcla uniforme de color gris. La elección entre MapeWrap 11 y 12 dependerá de la temperatura y trabajabilidad, siendo de 40 minutos y 60 minutos respectivamente, para unta temperatura de trabajo de 23ºC.

- Aplicación de MapeWrap o similar.

  - Aplicación sobre el soporte de hormigón una mano del producto de imprimación (MapeWrap Prime1 o similar) mediante brocha o rodillo.

  - Colocación del estuco epoxídico sobre el soporte de hormigón mediante una capa de 1 mm de espesor con ayuda de llana (MapeWrap11/12 o similar) sobre la imprimación aún fresca.

  - Preparación del producto de encolado (MapeWrap21 o similar) e impregnación del tejido al sumergirlo dentro de una cubeta rellena de adhesivo.

  - Sacar el tejido impregnado dejándolo escurrir durante algunos segundos y apretarlo con las manos (protegidas por guantes).

  - Colocación del tejido impregnado sobre el soporte de hormigón verificando que el estuco epoxídico del soporte aún sigue “fresco”. Se extenderá el tejido sin dejar ningún pliegue. Pasar varias veces un rodillo de goma rígida sobre la superficie del tejido, en dirección longitudinal de sus fibras, con objeto de que quede embutido en el estuco epoxídico.

b.2)	Sistema seco

- Preparación del refuerzo a base de tejido de fibra de carbono

Seleccionar el tejido con el gramaje y anchura indicado en el proyecto. Cortar el tejido con las dimensiones indicadas en el proyecto. No se doblará en ningún caso el tejido una vez cortado.

- Preparación estucos epoxídicos para regularización soporte

Se mezclaran los dos componentes mediante un mezclador lento hasta alcanzar una mezcla uniforme de color gris. La elección entre MapeWrap 11 y 12 dependerá de la temperatura y trabajabilidad, siendo de 40 minutos y 60 minutos respectivamente, para unta temperatura de trabajo de 23ºC.

- Preparación de la cola de encolado MapeWrap 31 o similar.

Se mezclaran los dos componentes mediante un mezclador lento hasta alcanzar una mezcla uniforme de color amarilla.

- Aplicación de MapeWrap o similar.

  - Aplicación sobre el soporte de hormigón una mano del producto de imprimación (MapeWrap Prime1 o similar) mediante brocha o rodillo.

  - Colocación del estuco epoxídico sobre el soporte de hormigón mediante una capa de 1 mm de espesor con ayuda de llana (MapeWrap11 o similar) sobre la imprimación aún fresca.

  - Aplicación de una primera capa de 0.5 mm de espesor de adhesivo estructural especial para fijación del tejido mediante el sistema seco MapeWrap 31 o similar.

  - Colocación del tejido sobre el soporte verificando que el adhesivo especial de fijación del tejido aún sigue “fresco”. Se extenderá el tejido sin dejar ningún pliegue.

  - Aplicación de una segunda capa de adhesivo especial encolando bien el tejido. Se presionara con ayuda de un rodillo rígido para que la cola penetre en su totalidad a través de las fibras del tejido.

  - En el caso de superposición de tejidos, se aplicará una nueva capa de encolado, se embebe la nueva banda de tejido en la cola fresca encolándola bien. Por último se procederá a una segunda capa de cola.

## 6.4.3.4.- Control De Calidad

Previo a la colocación en obra, se deberán realizar los ensayos necesarios para determinar las características mecánicas del hormigón de los elementos a reforzar.

Durante toda la realización de la obra, la empresa aplicadora procederá a realizar diferentes controles definidos por el Plan de Control. Con el fin de asegurar una puesta en obra de conformidad con las exigencias indicadas por los fabricantes, y de este modo, conseguir los comportamientos mecánicos mencionados.

Los productos deberán almacenarse en obra en un local seco y cubierto, a temperatura entre +5ºC y +30ºC, en los envases originales.

Para la manipulación de los productos se seguirán las instrucciones del fabricante, recogidas en sus fichas técnicas, debiendo emplearse guantes y gafas protectoras y prestando especial atención a la ventilación del lugar.

## 6.4.3.5.- Medición Y Abono

La medición de la unidad de obra de refuerzo con fibra de carbono a flexión se medirá y abonará según los siguientes criterios:

| Unidad de medida | Metros (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros (m) de refuerzo realmente colocados en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

La medición de la unidad de obra de refuerzo con fibra de carbono a cortante se medirá y abonará según los siguientes criterios:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros cuadrados (m2) de refuerzo realmente colocados en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

# Artículo 6.4.3b.- Refuerzos estructurales con perfiles de fibra de carbono

## 6.4.3.1.- Definición

Se define la siguiente unidad de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UN020201 | m | Refuerzo mediante barras de fibra de carbono tipo MASTERBRACE BAR 165 2500 o similar DE 12 mm de diámetro, embebidas en rozas previamente ejecutadas en el paramento y adheridas con adhesivo Masterbrace ADH 4000 o similar, previa imprimación del soporte con Masterbrace P 3500 o similar, y sellado final de las rozas con resina Masterinject 1360 o similar. Totalmente terminado. |

Bajo esta descripción se incluyen las unidades de obra relativas a los refuerzos a flexión de fibra de carbono materializados en perfiles que se introducen en rozas en la losa del tablero para una mayor eficacia del refuerzo de la capacidad resistente estructural.

Los materiales y sistemas de refuerzo de fibra de carbono finalmente dispuestos deberán disponer de los certificados necesarios y/o documentos de idoneidad técnica emitidos por órgano competente para su utilización en sistemas de refuerzo de estructuras de hormigón mediante fibra de carbono.

Así mismo los aplicadores del sistema deben estar en posesión del debido certificado de aplicador autorizado del sistema.

Se aplicará lo dispuesto sobre el particular en el documento del FIB Bulletin 14 Externally bonded FRP reinforcement for RC structures, así como las indicaciones que dé el fabricante al respecto, además de las consideraciones siguientes.

## 6.4.3.2.- Descripción Del Sistema Y Materiales

A continuación se describe el sistema de refuerzos estructurales mediante fibras de carbono de la casa BASF, pudiendo emplearse para los refuerzos cualquier otro sistema similar que cumpla con las indicaciones comentadas en el punto anterior.

Como elemento de refuerzo a flexión se utilizan perfiles materializados en barras pultrusas de fibra de carbono para refuerzo estructural de elementos de hormigón y mampostería, de tipo MASTERBRACE BAR 165 2500 o similar, de 12 mm de diámetro, mediante sistema “CUT-IN”.

Estos perfiles quedarán embebidos en rozas ejecutadas previamente en la losa y adheridos mediante adhesivo epoxi espatulable de tipo MasterBrace ADH 4000 o similar. Dichas rozas actuarán como soporte y como tal se imprimarán previamente con imprimación epoxi de tipo MasterBrace P 3500, o similar.

Este sistema de perfiles presenta como ventajas el reducido peso, la excelente relación resistencia/peso, total orientación de la fibra gracias a la matriz epoxi, elevada capacidad de carga, excelente resistencia química, aplicación fácil y rápida, alta adherencia gracias a su superficie arenada y al rasurado especial, y elevada durabilidad en contacto con sustancias alcalinas.

Las barras embebidas de tipo MASTERBRACE BAR 165 2500 o similar deberán tener las siguientes características:

El adhesivo epoxi espatulable de tipo MasterBrace ADH 4000 cumplirá:

La imprimación epoxi de tipo MasterBrace P 3500, o similar cumplirá:

## 6.4.3.3.- Puesta En Obra

- Trabajos previos

La superficie sobre la que se aplican los refuerzos debe estar limpia, seca y ser mecánicamente resistente. Especialmente se eliminarán los revestimientos anteriores como pinturas, enlucidos, etc. En el caso de hormigones degradados, se aplicarán los principios del procedimiento de reparación localizada de hormigón terminando con la restitución de la superficie con mortero de reparación.

Se realizarán las rozas una vez replanteadas las zonas a reforzar según indicaciones de Planos, ejecutando cortes en el hormigón con sierra de disco, y se limpiará posteriormente el interior de la roza con aire a presión.

Los cortes en el hormigón se realizarán con una profundidad aproximada de 24 mm, pese a tener que embutir un laminado de sólo 12 mm, para garantizar la entrada del perfil.

- Aplicación imprimación

Una vez preparada la superficie del hormigón se procede a aplicar el imprimador que penetrando en el hormigón mejora las características resistentes superficiales de éste a la vez que incrementa la adhesión con los productos de fibra de carbono.

Para la impregnación del soporte se ha optado por MasterBrace P 3500 o similar. Se trata de un producto bicomponente a base de resinas epoxídicas, de consistencia superfluida y exento de disolventes. Se aplicará con brocha o rodillo.

• Para garantizar el éxito del refuerzo, se debe asegurar una unión perfecta entre el compuesto MasterBrace y el soporte, con objeto de conseguir una perfecta transmisión de esfuerzos entre el elemento y el compuesto resistente. Un fallo de adherencia entre el soporte y el compuesto, o entre los componentes del compuesto conduce, prematuramente, a un fallo del refuerzo.

• No aplicar sobre soportes húmedos o con temperaturas por debajo de +5ºC.

• No deben realizarse mezclas parciales de los contenidos de los envases de ambos componentes.

• No añadir agua, disolventes ni otras sustancias que puedan afectar a las propiedades del material endurecido.

• Respetar los tiempos máximos de espera entre la aplicación de los diferentes productos que conforman el sistema MasterBrace.

• No preparar una cantidad de mezcla superior a la que podrá aplicarse durante el periodo de trabajo. El tiempo disponible para realizar el trabajo, la temperatura y la complejidad del material determinará cuál es la cantidad de material que puede prepararse de una vez.

• Con tiempo caluroso mantenga el material frío y protegido de la luz solar directa. El periodo real de trabajo en época de calor se puede prolongar de mantener el material frío, tanto antes como después de mezclarlo, y si se introduce en un recipiente con una mezcla de agua fría y hielo.

• Antes de realizar la mezcla comprobar la identificación correcta.

- Preparación e inserción de los perfiles de refuerzo con fibra de carbono

Una vez preparadas las barras de dimensiones calculadas e indicadas en Planos, se insertarán en el interior de las rozas correspondientes.

- Relleno de los cortes con resina epoxi.

Se procederá al rellenado completo de los orificios con mediante adhesivo epoxi espatulable de tipo MasterBrace ADH 4000 o similar. Éste debe aplicarse sobre el soporte y sobre el laminado. Sobre el soporte y mediante la ayuda de una espátula o llana lisa debe aplicarse una capa de contacto de aproximadamente 1 mm de espesor, cubriéndose pequeñas coqueras e irregularidades.

## 6.4.3.4.- Control De Calidad

Previo a la colocación en obra, se deberán realizar los ensayos necesarios para determinar las características mecánicas del hormigón de los elementos a reforzar.

Durante toda la realización de la obra, la empresa aplicadora procederá a realizar diferentes controles definidos por el Plan de Control. Con el fin de asegurar una puesta en obra de conformidad con las exigencias indicadas por los fabricantes, y de este modo, conseguir los comportamientos mecánicos mencionados.

Los productos deberán almacenarse en obra en un local seco y cubierto, a temperatura entre +5ºC y +30ºC, en los envases originales.

Para la manipulación de los productos se seguirán las instrucciones del fabricante, recogidas en sus fichas técnicas, debiendo emplearse guantes y gafas protectoras y prestando especial atención a la ventilación del lugar.

## 6.4.3.5.- Medición Y Abono

La medición de la unidad de obra de refuerzo mediante perfiles con fibra de carbono a flexión se medirá y abonará según los siguientes criterios:

| Unidad de medida | Metros (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros (m) de refuerzo realmente colocados en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

Artículo 6.4.5.- Inyección de fisuras, huecos o intersticios.

## 6.4.5.1.- Definición

La inyección de fisuras es un método de reparación que pretende restablecer la continuidad mecánica y la impermeabilidad del elemento de hormigón considerado mediante la inyección de resinas en el interior de fisuras estabilizadas.

Las fisuras a inyectar serán aquellas definidas en Memoria y Planos de proyecto, así como en la descripción de las obras reflejada en el Artículo 102 del presente Pliego de Prescripciones. Queda a juicio de la Dirección de Obra la inyección de otras fisuras en base a los resultados obtenidos en la realización del mapa de fisuras confeccionado tras la limpieza de las superficies.

Las prescripciones de este artículo también serán de aplicación a la inyección de huecos o intersticios en el hormigón.

En lo que respecta a las especificaciones de las resinas epoxi a emplear en la inyección, será igualmente de aplicación lo especificado en el vigente artículo 615. Resinas epoxi del PG-3.

## 6.4.5.2.- Aplicación

Las prescripciones del presente artículo de pliego son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| cC02RE009 | m | Inyección de resina epoxi en fisuras de hormigón, inyectada a baja presión, incluida preparación de fisura, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final, formación de mapa de fisuras, totalmente ejecutado. |

## 6.4.5.3.- Descripción De Los Trabajos

El presente artículo engloba las siguientes operaciones:

- Verificación de que la superficie presenta un grado de limpieza óptimo para la correcta ejecución de los trabajos.

- Localización y marcado de las fisuras a inyectar.

- Preparado de la fisura mediante corte con radial.

- Colocación y fijación de inyectores externos, colocados a una separación adecuada del orden de 30cm sobre fisura en elemento de hormigón, con adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resina epoxi, y sellado superficial de la fisura, con el mismo material, a fin de evitar la fuga de la lechada durante el proceso de inyección.

- Inyección de fisuras con lechada fluida de dos componentes a base de resina epoxi, aplicada mediante equipo de inyección a baja presión (entre 1 y 4 atm).

- Acabado superficial.

- Retirada de los inyectores y eliminación del material de sellado sobrante, al finalizar los trabajos

## 6.4.5.4.- Materiales

Material de inyección:

Se utilizará un adhesivo a base de resinas epóxicas de baja viscosidad y elevada fluidez que facilite su inyectabilidad. Además deberán tener excelente adherencia y elevadas resistencias mecánicas.

La utilización de otro tipo de resinas de otra naturaleza deberá ser expresamente autorizada por la Dirección Facultativa, previa justificación de la idoneidad técnica de la resina propuesta para la aplicación en cuestión.

Los materiales de inyección utilizados dispondrán de marcado CE según la directiva 89/106CEE. Se comprobará su conformidad mediante una verificación documental que ratifique que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE son acordes a las especificaciones contempladas en el Informe Técnico. En cualquier caso los productos de inyección poseerán los siguientes requisitos:

|  | Unidad | Requerimiento |
| --- | --- | --- |
| Densidad | g/cm3 | Aprox 1,1 |
| Espesores aplicables | mm | Hasta 5 |
| Pot-life | Minutos | Aprox. 60 |
| Endurecimiento total tras | Días | 3 |
| Temperatura de aplicación | ºC | 5-30ºCº |
| Resistencia compresión a 7 día. | N/mm2 | ≥ 80 |
| Resistencia flexotracción 7 días. | N/mm2 | ≥ 60 |
| Viscosidad a 10ºC | mPas | Aprox. 250 |
| Viscosidad a 23ºC | mPas | Aprox. 250 |
| Resistencia cizallamiento soporte seco | N/mm2 | Aprox. 4,5 |
| Resistencia cizallamiento soporte húmedo | N/mm2 | Aprox. 2 |
| Adherencia en soporte seco/húmedo. | N/mm2 | Aprox 3,2. |

Material de sellado:

Complementariamente al material de inyección se emplea un adhesivo para confinar la resina en la grieta y fijar los tubos de inyección. Para la selección adecuada del material del sello externo, deberán considerarse los siguientes criterios, sujetos al tipo de grieta a reparar:

- Consistencia sin escurrimiento (para elementos verticales o “sobre-cabeza”)

- Tolerancia a la humedad

- Tiempo de trabajabilidad de la mezcla epoxídica

- Rigidez (módulo de elasticidad)

En cualquier caso los productos de inyección poseerán los siguientes requisitos:

| PROPIEDAD | RESULTADOS | MÉTODOS DE PRUEBA |
| --- | --- | --- |
| Dureza Shore D | - 90 | ASTM D 2240 |
| Vida de la mezcla | 35 min | ASTM C 881 |
| Fuerza de adhesión | 15.4 MPa (2232 psi) | ASTM C 882 (2 días de curado) |
| Fuerza de adhesión | 17.30 MPa (2460 psi) | ASTM C 882 (14 días de curado) |
| Capacidad de absorción de agua | 0.63% | ASTM D 570 |
| Coeficiente lineal de contracción | 0.0007 | ASTM D 2566 |
| Resistencia a compresión | 77.5 MPa (11236psi) | ASTM D 695 |
| Módulo de compresión | 1724 MPa (250.100psi) | ASTM D 695 |
| Elongación al rompimiento | 2.56% | ASTM D 638 |
| Resistencia al esfuerzo cortante | 24.13 MPa (3.550 psi) | ASTM D 732 |
| Resistencia a flexión | 38.5 MPa (5582 psi) | ASTM D 790 |
| Resistencia a compresión | 13.8 Mpa (2000psi) | ASTM C 109 |
| Contracción | Pasa | ASTM C 884 |
| Compatibilidad térmica | Pasa | ASTM C 884 |

## 6.4.5.5.- Ejecución

Previamente al inicio de la inyección, el Contratista deberá localizar en obra todas las fisuras marcando las mismas mediante tiza o material similar. Identificadas las fisuras, se cotejarán con los mapas de fisuras del informe para analizar posibles discrepancias, comunicando en dicho caso su presencia a la Dirección Facultativa que procederá a estudiar la solución a adoptar.

Localizadas las fisuras se comenzará el tratamiento de inyección sobre las fisuras definidas en el proyecto y sobre aquellas, que no estando contempladas, la Dirección Facultativa lo haya estimado oportuno. El tratamiento de inyección seguirá la siguiente metodología:

En primer lugar las fisuras a tratar deberán sanearse y soplarse con aire comprimido limpio para facilitar la adherencia entre los distintos materiales, la colocación de los tubos inyectores así como la penetración inicial del producto de inyección. Se realizará la apertura de la fisura con radial, en una profundidad de unos 3 cm.

Posteriormente se sellarán las fisuras mediante adhesivo de base epoxídica o poliuretano (en caso de necesidad de absorber movimientos en la estructura), aplicado con llana o espátula. También se procederá a colocar los tubos inyectores, espaciados a lo largo de la fisura con una distribución aproximada de 3 inyectores por metro.

El relleno de fisuras se hará a presión constante mediante equipo de inyección a través de unos tubos de plástico transparentes y flexibles, acoplados a los inyectores metálicos. La inyección se realizará con resina epoxi de alta resistencia. Antes de comenzar la inyección se deberá comprobar con aire comprimido que los tubos de inyección están conectados entre sí.

Esta operación deberá ejecutarse de abajo a arriba, manteniendo la presión constante, hasta que el líquido de inyección aparezca por el tubo situado en un plano superior. En este momento se estrangula el macarrón y se ata con alambre, continuándose el proceso así sucesivamente.

Durante la ejecución se comprobará el estado de las bombas, mangueras y conductos de inyección. Además se dispondrá de un manómetro que permita controlar los posibles incrementos de presión que pudieran ocasionar daños en el hormigón.

Cuando el mortero haya endurecido, se quitan los tubos cortándolos con radial o tijeras adecuadas.

Finalmente, se rematará el sellado de la fisura, en especial en las zonas ocupadas por los inyectores una vez retirados éstos.

Una vez endurecido el sellado, será necesario comprobar la correcta adherencia mediante martillo.

Deben respetarse las siguientes normas y precauciones de aplicación:

En general, se deberán respetar los siguientes límites:

- Ancho máximo de las fisuras: 5 mm.

- Temperatura máxima del soporte 30°C.

- Temperatura mínima del soporte: 10°C.

- Edad mínima del hormigón: 3 a 6 semanas, según los climas.

- Tener en cuenta que el post-life de 2 kg. de mezcla de ambos componentes varía en función de su temperatura entre 10 minutos a 30°C y 2 hs. a 5°C.

- Nunca elevar excesivamente la presión: puede deteriorar todo el sistema para la inyección y provocar accidentes personales. Puede, también, dar origen a resquebrajamientos o nuevas fisuras. Si el material no fluye, buscar la causa en algún taponamiento o en que el producto ya comenzó a endurecer por temperaturas altas, cantidades inadecuadas o retrasos indebidos. En cualquier caso, no forzar la inyección.

## 6.4.5.6.- Recepción

Se realizará una inspección visual para determinar la penetración de la resina epoxídica dentro de la grieta o fisura.

La Dirección Facultativa podrá ordenar la realización de ensayos de evaluación no destructivos como impactos por ondas sonoras, determinar la velocidad del pulso ultrasónico o análisis del espectro de ondas superficiales, para determinar la eficacia de la inyección con mayor precisión

## 6.4.5.7.- Control de Calidad

El control de calidad de la obra se entenderá enmarcado dentro del concepto de calidad total que consiste en el establecimiento de control en cada uno de los procesos realizados en obra, según las especificaciones dadas en la EN:1504 – 10 Aplicación en la obra y calidad.

En el caso de que los materiales y productos dispongan de marcado CE según la directiva 89/106CEE, se comprobará su conformidad mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE son acordes a las especificaciones contempladas en el Informe Técnico.

La Dirección Facultativa, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales y productos que se empleen en la reparación.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad corresponderá:

- Un control documental

- En su caso, control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía adicional equivalente

- En su caso, un control experimental mediante la realización de ensayos que estime la Dirección Facultativa.

Para ello se refieren a continuación un conjunto de ensayos y comprobaciones que podrán aplicarse en parte o en su totalidad en las obras realizadas dentro del ámbito del presente Pliego de Condiciones. La decisión del tipo y cantidad de ensayos a realizar se tomará de acuerdo con todas las partes intervinientes en la reparación.

Control en la recepción de materiales

Las resinas a utilizar deberán responder a los criterios básicos considerándose las siguientes especificaciones:

| Característica |  | Norma |
| --- | --- | --- |
| Coeficiente de dilatación térmica |  | EN ISO 1770 |
| Modulo de elasticidad |  | DIN 53452 |
| Resistencia | Compresión | ASTM D 695-96 |
|  | Flexión | DIN 53452 |
|  | Tensión | ISO 527 |

Además se comprobarán y anotarán los siguientes aspectos:

- Cómputo de las unidades recibidas

- Comprobación de la denominación y de la correcta identificación de la totalidad de los envases.

- Inspección visual del estado de los envases descartando aquellos que presenten roturas con pérdida de material

- Comprobación de la fecha límite de uso de los materiales que deberá estar claramente indicada en cada uno de los envases.

Control de los acopios

Se comprobará que los materiales se almacenan a cubierto (protegidos por el sol y de fuentes de calor) en lugar fresco, seco y en sus envases originales cerrados y agrupando los materiales según su identificación. Los materiales hidráulicos se acopiarán separados del terreno mediante listones de madera y protegidos de la lluvia y el rocío.

No se extraerán los envases de las cajas de envío hasta el momento de empleo.

Al final de la jornada se realizará un cómputo del material acopiado, asegurando la concordancia entre el número de componentes I y II.

Control en la preparación del soporte y los inyectores

Se comprobará que:

- No existen filtraciones de agua, cortándolas si existiesen, con morteros de impermeabilización.

- Limpieza de la misma con aire comprimido antes del sellado superficial, comprobando que no existen obturaciones en el interior de la fisura mediante el paso de aire entre inyectores 2 a 2.

- Humectación de la superficie, en caso de aplicación de morteros hidráulicos como sellado e inyecciones.

Control de aplicación

Durante la inyección de las fisuras se comprobará:

- Que se realiza una mezcla completa de los componentes de la resina

- Consistencia del material de inyección

- Presión de inyección

- Orden de inyección (ascendentes en juntas verticales y de un extremo a otro en horizontales);

- Tiempo de retirada de inyectores

- Realización de puntos de parada para examen visual del producto de inyección. La recepción de estas muestras se realizará a la misma presión a la que se realiza la inyección. Estas muestras servirán para conocer el aspecto de la resina en estado líquido, así como el tiempo y el correcto endurecimiento.

Control final de obra.

- Se procederá a la extracción de testigos de hormigón en las zonas fisuradas e inyectadas si así lo determina la Dirección de Obra. Estas muestras servirán para conocer el aspecto de la resina en estado líquido, así como el tiempo y el correcto endurecimiento.

| Características | Método de ensayo de observación | Norma de referencia | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado del substrato antes y/o durante la preparación |  |  |  |
| Limpieza | Examen visual |  | Después de la preparación e inmediatamente antes de la aplicación |
| Resistencia superficial a tracción del substrato | Arrancamiento | EN 1542 |  |
| Anchura y profundidad de las fisuras | Calibre mecánico, testigo y examen visual o ensayo por ultrasonidos |  | Una vez antes de la aplicación |
| Movimiento de las fisuras | Calibre de deformación, lupa o placa de vidrio |  | Durante toda la aplicación |
| Temperatura del substrato | Termómetro |  | Durante toda la aplicación |
| Contenido de humedad del hormigón circundante | Muestreo "in-situ" y ensayo en el laboratorio, examen visual o ensayo de resistividad con ayuda de la sonda de Wenner, sondas de humedad relativa |  | Antes y durante la aplicación |
| Recepción |  |  |  |
| Identificación antes de la utilización | Certificado escrito |  | Antes de la aplicación |
| Estado y requisitos antes y/o durante la aplicación |  |  |  |
| Temperatura ambiente | Termómetro |  | Durante toda la aplicación |
| Humedad ambiente | Higrómetro | ISO 4677-1 y 2 | Durante toda la aplicación |
| Precipitaciones | Examen visual |  | Diariamente |
| Punto de rocío | Higrómetro y termómetro | ISO 4677-1 y 2 | Durante toda la aplicación |
| Adherencia | Arrancamiento |  | Al final |
| Grado de rellenado de las fisuras |  | Será aceptable un mínimo del 80% |  |

## 6.4.5.8.- Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Filtraciones de agua | No se aceptará, se corregirá y los gastos irán por cuenta del contratista. |
| Acabado superficial defectuoso: oquedades o burbujas visibles en la inyección. | Se comprobará que las oquedades no están conectadas entre sí, lo que supondría una vía de acceso para agentes corrosivos y no se aceptará la unidad. Se corregirá inyectando nuevamente la fisura y los gastos serán por cuenta del Contratista. En caso contrario se aceptará la unidad abonando el 90% del precio del C.P. nº1. |
| Agrietado del sellado antes de la inyección | Se procederá a eliminar el sellado defectuoso y ejecutarlo de nuevo. |
| Grado de llenado de las fisuras < 80% | No se aceptará, se corregirá hasta garantizar un sellado con un grado del 90% rellenado. Los gastos irán por cuenta del contratista. |

## 6.4.5.9.- Medición y Abono.

El abono de la inyección de las fisuras se realizará de acuerdo a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metros lineales inyectados (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales |
| Forma de medición | Metros lineales (m) realmente inyectados en reparación. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. Incluye también todas las operaciones de preparación de la fisura para su correcta inyección. El adjudicatario de los trabajos una vez haya realizado la limpieza completa de todas las vigas/nervios incluidas en el ámbito de este proyecto procederá a realizar un mapa detallado y exhaustivo de todas la fisuras existentes en esos elementos, según lo indicado en el Artículo 622. El adjudicatario no podrá comenzar la inyección de fisuras hasta que no obtenga el conforme firmado por la Dirección de los Trabajos al mapa de fisuras completo presentado, una vez que ésta lo haya revisado y contrastado in situ. |

Capítulo 6.- Resistencia a los productos químicos

# Artículo 6.6.1- Pintura de poliuretano mate liso

## 6.6.1.1.- Aplicación

Las prescripciones contenidas en esta cláusula son de aplicación a las unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UN00209 | m2 | Suministro y puesta en obra de capa de acabado de poliuretano mate, liso, Mastertop TC 445, con partículas coloreadas de BASF o similar, consistente en la aplicación de dos capas de pintura de poliuretano coloreada (Rendimiento 0,100 kg/m2 por capa) previa aplicación de imprimación epoxi, tipo Mastertop P 617 o similar a razón de 250 gr/m2. Colores a definir por la dirección de obra. Medida la superficie según planos. |

Los trabajos que se incluyen en la Unidad son:

- Suministro de la pintura de poliuretano mate liso

- Aplicación de la pintura sobre las superficies de hormigón del zuncho.

## 6.6.1.2.- Materiales

La empresa fabricante de los productos empleados en los trabajos descritos en la presente especificación, demostrará por escrito que su sistema de Aseguramiento de la Calidad es conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-ISO 9001 (Modelo para el Aseguramiento de la Calidad en el Diseño, Desarrollo, Producción, Instalación y Servicio Post- venta). Además posee la certificación de Gestión Medioambiental UNE- EN –ISO - 14.001.

En esta reparación se deberán ajustar todos los materiales a los requisitos de la norma europea EN 1504 parte 3, 4, 9 y 10, la cual define los principios, productos y sistemas recomendados para la reparación de estructuras de hormigón, adhesión estructural, sistemas generales de protección y reparación del hormigón y aplicación de los mismos.

La empresa aplicadora de los sistemas y productos especificados en la presente, debe haber completado satisfactoriamente un programa de instrucción sobre su instalación o aplicación, debe tener conocimiento de  los métodos adecuados para la preparación del soporte y disposición de una autorización escrita del fabricante.

Por otra parte los operarios que intervengan en la reparación deberán disponer de  carnet de aplicador homologado en sistemas de reparación estructural, vigente y expedida por una empresa externa al aplicador.

Se empleará como pintura de protección el producto Mastertop TC 445 de BASF o similar en toda la superficie de influencia de la reparación de los pretiles.

Con el objeto de proteger esta reparación y antes de colocar los pretiles se deberá proteger el mortero de reparación contra las sales de deshielo y para ello se propone usar una pintura de poliuretano alifático y coloreada tipo Mastertop TC 445 de BASF o similar, resistente a los rayos ultravioleta, mate y resistente al cloruro sódico.

Las características del la pintura de poliuretano mate liso serán:

- Acabado mate.

- Resistente a la intemperie y rayos UV.

- Excelente resistencia a la abrasión.

- Alta resistencia química.

- Gran adherencia sobre hormigón y materiales de naturaleza epoxi y poliuretano.

Los datos técnicos de la pintura serán:

Densidad: aprox. 1,23 g/cm3

Viscosidad (copa Ford nº 6): 89”

Pot-life: 60’ –90’

Temperatura del soporte: mínimo +10 ºC / máximo + 30

Tiempo de aplicación entre capas: mínimo 12 horas y máximo 48 horas

Transitable tras: aprox. 24 horas

Totalmente cargable tras: aprox. 7 días

Resistencia abrasión, Taber CS17+1kg: 163mg

Adherencia al hormigón: > 1,5N/mm2

Dureza Presoz, 7 días: aprox. 155’

Resistencia temperatura, en seco: -30 ºC a +80 ºC

Sólidos CI + CII: aprox. 60 %

Para la correcta adherencia al soporte se deberá fresar la superficie con el objeto de eliminar la lechada y abrir el poro del mortero.

## 6.6.1.3.- Ejecución

El sistema de aplicación del sistema es el siguiente:

PREPARACIÓN DEL SOPORTE.

La preparación del soporte se realizará con granallado o fresado mecánico de hormigón, creando así un perfil de rugosidad para asegurar la correcta adherencia del pavimento continuo de resinas de poliuretano a soporte.

El soporte deberá tener las siguientes características.

Base de aplicación Hormigón: Edad >28 días. Humedad <4%. R. superf. >1,5 N/mm2. Temp. >10ºC. Descontaminado, limpio. Poro abierto.

El mortero  a tratar con resina se deberá acabar con un tratamiento semi pulido y posteriormente se granallará o fresará para abrir el poro de la superficie, eliminar la lechada del hormigón y partículas mal adheridas al soporte.

IMPRIMACIÓN

Aplicación de imprimación de la superficie granallada o fresado con resina epoxi bicomponente, tipo Mastertop P 617 o similar, sin disolventes, aplicada a rodillo con un consumo de 250 gr/m2.

CAPA DE ACABADO

Extender el Mastertop TC 445 o similar con rodillo ancho de pelo corto siempre en la misma dirección, repasando de forma inmediata en nuevas pasadas y sin volver a mojar el rodillo. Realizar este trabajo de forma homogénea, evitando la aplicación de capas gruesas que pueden conducir a la formación de burbujas o acumulaciones indebidas de material.

Debe procurarse una buena ventilación de la zona de trabajo, sobre todo en locales cerrados.

Aplicar Mastertop TC 445 o similar en dos manos como mínimo, dejando transcurrir entre ambas un período de aproximadamente 24h.

Los consumos varían según la rugosidad y naturaleza de la base de aplicación, por lo que deberán realizarse ensayos in situ para determinar el consumo en cada caso. Se estima un consumo de 150 - 200 g/m/capa.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la aplicación de las diferentes capas de la reparación se deberán observar las temperaturas del soporte, de los materiales y del ambiente indicadas en las fichas técnicas de cada uno de los productos a emplear. Básicamente debe entenderse una temperatura mín. de + 5ºC para su correcta aplicación.

La humedad relativa permisible durante la aplicación será la indicada en las fichas técnicas de cada uno de los productos. Básicamente existe una limitación en el 85%.

## 6.6.1.4.- Control de calidad

Con el objeto de establecer una adecuada ejecución de las distintas fases de la obra, se establece un procedimiento de control en el que se comprueben todos los aspectos relevantes que intervienen en la misma.

Todo el material suministrado a la obra por BASF o la empresa suministradora equivalente, deberá pasar previamente los controles de calidad especificados en su sistema de calidad.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar diariamente las condiciones atmosféricas durante la aplicación.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar con detalle diariamente los trabajos realizados.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar diariamente los consumos de los materiales empleados indicando los tipos de productos, cantidades y número de lote.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar diariamente los metros cuadrados de superficies tratadas.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá inspeccionar diariamente las superficies reparadas, señalando de manera visible con rotulador posibles deficiencias.

Antes de continuar con la siguiente fase de proyección todos los puntos que hayan sido marcados, deberán ser repasados.

Los técnicos del fabricante BASF o la empresa suministradora equivalente, realizarán visitas de obra durante distintas fases de ejecución. En dichas visitas se comprobará el cumplimiento de las especificaciones de aplicación de los morteros de reparación por parte de la empresa aplicadora.

## 6.6.1.5.- Medición y abono

La pintura de poliuretano mate liso se medirá y abonará por metros cuadrados de superficie ejecutada y terminada, dependiendo de la aprobación por parte de la Dirección de Obra cuyo criterio dará por válido o no las superficies tratadas, definiendo la propia Dirección de Obra el tratamiento de las no conformidades y sus penalizaciones en la ejecución de la presente unidad de obra.

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros cuadrados (m2) de superficie ejecutada y terminada. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

# Artículo 6.6.2- Mortero cementoso elástico para impermeabilización y protección de superficies de hormigón (ver la paz)

Capítulo 7.- Conservación o restauración del pasivado

# Artículo 6.7.1.a- Puente de unión y protección anticorrosión de armaduras

## 6.7.1.a.1.- Definición

Las imprimaciones activas para la protección de armaduras y puente de unión para morteros de hormigón son mezclas a base de cementos Portland, áridos finos de granulometría cuidadosamente graduada, aditivos especiales y polímeros redispersables en polvo. Estas imprimaciones no solo reinstauran un ambiente de elevado pH sino que contienen, además, aditivos inhibidores de corrosión para protección del acero de las armaduras. También se emplean como puente de unión previo a la aplicación de morteros de reparación.

## 6.7.1.a.2.- Aplicación

El presente artículo es de aplicación a la pasivación que se incluye en la unidad de picado y saneado del hormigón superficial deteriorado en estructuras singulares (mU01D130), referida en el Artículo 617.- Picado de superficies deterioradas del hormigón del presente Pliego.

También hace referencia a las siguientes unidades:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UN010305 | ud | Corte de armaduras salientes o de restos de construcción, realizando un primer corte en forma de cola de milano en el hormigón, y corte de armadura entre 1 y 3 cm bajo el nivel del elemento y posterior protección con mortero de reparación estructural con inhibidor de corrosión. Totalmente terminada. |
| cC02RE072 | m2 | Aplicación manual de mortero cementoso realcalinizante monocomponente, tipo Mapefer o similar, como pasivador de las armaduras y puente de unión entre hormigón y mortero de reparación, en dos capas de 1.5 mm de espesor, respetando escrupulosamente los tiempos de aplicación y de espera entre capas. |

## 6.7.1.A.3.- Descripción De Los Trabajos

Las operaciones incluidas en este artículo son las siguientes:

Corte de superficie de hormigón y posterior corte de armadura.

Verificación del grado de limpieza de la superficie de actuación.

Aplicación de la imprimación anticorrosión y puente de unión.

## 6.7.1.a.4.- Materiales

Los parámetros generales de los productos de imprimación pasivante de armaduras y puente de unión a utilizar cumplirán los siguientes requisitos:

|  | Unidad | Requerimiento | Método de ensayo |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | - | Polvo gris claro | - |
| Espesores aplicables | mm | >2 | - |
| Densidad de amasado | g/cm3 | Aprox. 1.8 | - |
| Agua de amasado | l/kg | Aprox. 0.22-0.26 | - |
| Temperatura de aplicación | ºC | Entre +5 y +35 | - |
| Cumplimiento ZTV-Sib90 |  |  |  |
| Contenido total de halógenos | %Peso | 0.05 | TL BE-PCC |
| Simulación de corrosión | /cm2 | 10 | TL BE-PCC |
| Resistencia a la corrosión | Mm | 1 (migración del óxido bajo la capa empezando por el borde no revestido) | TL BE-PCC |
| Envejecimiento acelerado (atmosférico) - 10 Ciclos DIN 50017 - 10 Ciclos DIN 50018 - 120 horas DIN 50021 | - | Sin corrosión / sin deslaminación / Máx. anchura de la fisura 0.1 mm | TL BE-PCC |
| Tiempo de trabajabilidad | minutos | Aprox. 60 | - |

Los parámetros generales del mortero de reparación estructural con inhibidor de corrosión cumplirán los siguientes requisitos:

|  | Unidad | Requerimiento | Método de ensayo |
| --- | --- | --- | --- |
| Densidad amasado | g/cm3 | aprox. 2,10 | EN 12190 |
| Agua de amasado para el mortero | l/saco | aprox. 3,25 | - |
| Agua de amasado para la lechada | - | 10-15% adicional de agua | - |
| Espesores de aplicación | mm | 5-50 | - |
| Módulo de elasticidad | MPa | 25.200 | NEN 3888 |
| Tiempo de trabajabilidad | minutos | aprox. 10 | - |
| Inicio de fraguado | minutos | aprox. 20 | - |
| final de fraguado | minutos | aprox. 25-30 | - |
| Absorción capilar de agua | Kg/m2/h-0,5 | ≤0,36 | EN 13057 |
| Resistencia a compresión a 28 días | Mpa | ≥ 45 | EN 12190 |
| Resistencia a flexión a 28 días | MPa | ≥ 7,0 | EN 12190 |
| Resistencia a la abrasión (Böhme) | cm3/50cm2 | 9,5 (A12) | UNE 13892-3 |
| Adherencia a 28 días | MPa | 2,3 | EN 1542 |
| Adherencia tras ciclos hielo-deshielo | MPa | 2,4 | EN 13687-1 |

## 6.7.1.a.5.- Ejecución

Se realizará un primer corte de la superficie de hormigón en forma de cola de milano. A continuación, con un equipo oxicorte se procederá a cortar la armadura entre 1 y 3cm bajo el nivel del elemento y se protegerá con mortero de reparación estructural inhibidor de corrosión tipo MasterEmaco S 544 RS o similar.

Para preparar el mortero debe verterse poco a poco MasterEmaco S 544 RS en un recipiente limpio que contenga 2/3 partes del agua de amasado prevista. Una vez completada esa operación, se añadirá el resto del agua. No debe añadirse más agua de la recomendada y se dará un tiempo de maduración de aproximadamente 5 minutos. No se preparará más cantidad de mezcla que la que se pueda aplicar en 10 minutos (a +20ºC)

Una vez mezclado con agua, la aplicación de la imprimación se realizará con brocha de pelo duro sobre el armado limpio o bien directamente sobre la superficie humectada del hormigón en caso de usarse como puente de unión.

Se respetaran las temperaturas de aplicación indicadas en las fichas técnicas de cada uno de los productos a emplear. Asimismo se respetarán también los márgenes de humedad relativa del aire si los hubiese. En general se suspenderá la aplicación cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5ºC o superior a 40ºC.  Se procurará que las temperaturas sean uniformes durante la aplicación y durante al menos las 24 horas posteriores para un óptimo curado del producto.

## 6.7.1.a.6.- Recepción

La Dirección Facultativa o persona en quien ésta delegue verificará que no quedan zonas sin aplicación de producto sobre las que se aplicará posteriormente el mortero de reparación.

## 6.7.1.a.7.- Control de calidad

El control de calidad de la obra se entenderá enmarcado dentro del concepto de calidad total que consiste en el establecimiento de control en cada uno de los procesos realizados en obra, según las especificaciones dadas en la EN:1504 – 10 Aplicación en la obra y calidad.

En el caso de que los materiales y productos dispongan de marcado CE según la directiva 89/106CEE, se comprobará su conformidad mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE son acordes a las especificaciones contempladas en el Proyecto de Reparación.

La dirección facultativa, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales y productos que se empleen en la reparación.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad deberá incluir:

- Un control documental

- En su caso, control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía adicional equivalente

- En su caso, un control experimental mediante la realización de ensayos que estime la Dirección Facultativa.

Para ello se refieren a continuación un conjunto de ensayos y comprobaciones que podrán aplicarse en parte o en su totalidad en las obras realizadas dentro del ámbito del presente Pliego de Condiciones.

Control de recepción de materiales.

A la llegada del material a la obra se comprobarán y anotarán los siguientes aspectos:

Cómputo de las cantidades recibidas.

Comprobación de la denominación de los mismos y de la correcta identificación de la totalidad de envases.

Inspección visual del estado de los envases descartando aquellos que presenten roturas con pérdida de material.

Comprobación de la fecha límite de uso de los materiales que deberá estar claramente indicada en cada uno de los envases.

Control de los acopios.

Se comprobará que los materiales se almacenan a cubierto (protegidos del sol y de fuentes de calor) en lugar fresco y seco y en sus envases originales cerrados. Los materiales hidráulicos se acopiarán separados del terreno mediante listones de madera y protegidos de la lluvia y el rocío.

Los acopios se realizarán agrupando los materiales según su identificación.

Al final de la jornada se realizará un cómputo del material acopiado, a fin de comprobar los materiales consumidos durante la jornada.

Control de la preparación del soporte.

Se controlará que se cumplen las siguientes condiciones:

| Características hormigón | Especificación |
| --- | --- |
| Resistencia a tracción hormigón | ≥ 1,5 N/mm2 |
| Temperatura | ≥ 8 ºC |
| Porosidad hormigón | Abierta |
| Rugosidad | ≥ 2 mm |
| Hormigón | Ausencia de grasas, aceites, hormigón dañado, hormigón carbonatado, cloruros y restos de otras aplicaciones. |

Control de aplicación del material pasivante de armaduras / puente de unión.

Durante la aplicación del producto se comprobará:

Que se emplea una cantidad de agua de amasado que no supera en más de un 10% la indicada por la ficha técnica del producto en caso de morteros hidráulicos.

Que se permite el tiempo de maduración necesario durante la mezcla según lo especificado en la ficha técnica de cada producto.

La concordancia entre espesor aplicado y el especificado para el material.

Que el puente de unión se encuentra en estado fresco en el momento de aplicación del mortero de reparación.

## 6.7.1.a.8.- Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Existencia de zonas con insuficiente aplicación de producto | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista |
| Aspecto final demasiado licuado por exceso de adición de agua | No se aceptará, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista |

## 6.7.1.a.9.- Medición y abono

Cuando este artículo es de aplicación a la pasivación que se incluye en la unidad de picado y saneado del hormigón superficial deteriorado en estructuras singulares (mU01D130), referida en el artículo  621 del presente Pliego, su medición se realizará como parte de dicha unidad.

El abono y medición del corte de armaduras se realizará de acuerdo a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Unidades (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras. |
| Forma de medición | Unidades realmente ejecutadas. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

# Artículo 6.7.1.b.- Puente de unión en zuncho para anclaje de pretil

## 6.7.1.b.1.- Aplicación

Las prescripciones contenidas en esta cláusula son de aplicación a las unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UN00205 | m2 | Suministro y aplicación de puente de unión, mediante bomba airless y pistola especial sobre el hormigón para garantizar la perfecta adherencia del hormigón existente con el hormigón de retracción compensada y el de éste con el mortero de nivelación, mediante la imprimación MasterEmaco P 2000 BP de BASF o similar, con un consumo medio de 0.5-0.8 kg/m2. Medida la superficie en planos |

Los trabajos que se incluyen en la Unidad son:

- Preparación de la superficie

- Imprimación del puente de unión sobre toda la superficie de contacto entre distintos hormigones.

- Preparación para el vertido del hormigón

## 6.7.1.b.2.- Materiales

La empresa fabricante de los productos empleados en los trabajos descritos en la presente especificación, demostrará por escrito que su sistema de Aseguramiento de la Calidad es conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-ISO 9001 (Modelo para el Aseguramiento de la Calidad en el Diseño, Desarrollo, Producción, Instalación y Servicio Post- venta). Además posee la certificación de Gestión Medioambiental UNE- EN –ISO - 14.001.

En esta reparación se deberá ajustar todos los materiales a los requisitos de la norma europea EN 1504 parte 3, 4, 9 y 10, la cual define los principios, productos y sistemas recomendados para la reparación de estructuras de hormigón, adhesión estructural, sistemas generales de protección y reparación del hormigón y aplicación de los mismos.

La empresa aplicadora de los sistemas y productos especificados en la presente, debe de haber completado satisfactoriamente un programa de instrucción sobre su instalación/aplicación, conocer los métodos adecuados para la preparación del soporte y disponer de una autorización escrita del fabricante.

Por otra parte los operarios que intervengan en la reparación deberán disponer de carnet de aplicador homologado en sistemas de reparación estructural, vigente y expedida por una empresa externa al aplicador.

Se empleará el producto MasterEmaco P 2000 BP de BASF o similar como puente de unión entre las distintas interfaces de la junta fría, aplicado a pistola sobre la superficie de hormigón y las armaduras existentes y cumpliendo con los requisitos de la UNE EN 1504-4 y 7.

Las características fundamentales del puente de unión deberán ser:

- Excelente adherencia.

  - Impermeable al agua, aceites, y otros agentes químicos.

  - Impermeable al oxígeno y a los cloruros. Protege las armaduras frente a la corrosión.

  - Compatible con la humedad del mortero fresco.

  - Compatible con morteros hidráulicos y sintéticos.

  - No afecta al anclaje del acero revestido.

  - Perfecta compatibilidad con el acero del armado y los morteros de reparación.

  - Multi-uso: puede emplearse como puente de unión para incrementar la adherencia y las propiedades de aplicación de los morteros.

  - Color rojo para fácil control de la aplicación en obra.

  - Especial para aplicar a pistola.

Los datos técnicos del puente de unión que se usará en obra serán:

| Densidad: |  |  | aprox. 1,4 gr/cm3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de puesta en obra (soporte y material): |  |  | de +10 a +30 ºC |
| Resistencia a la temperatura (recubierto de mortero u hormigón): |  |  | de – 20 hasta + 80 ºC |
| Pot-Life (20ºC): |  |  |  |
| Tiempo abierto: - a 10ºC: - a 20ºC: - a 30ºC: |  |  | aprox. 4 horas aprox. 3 horas aprox. 2 horas |
| Totalmente endurecido tras (20ºC): |  |  | 7 dias |
| Adherencia al hormigón: |  |  | > 1,5 N/mm2 (rotura en hormigón) |

## 6.7.1.b.3.- Ejecución

Previamente a la imprimación de las superficies mediante el puente de unión deberá de llevarse a cabo la limpieza de la zona de trabajo.

La limpieza del soporte se realizará mediante aire a presión para la eliminación de sales incrustadas, trozos de hormigón mal adheridos y polvo.

Se eliminarán de la superficie de trabajo cualquier resto de suciedad o materiales que pudiesen restar adherencia al hormigón aplicado. La superficie deberá estar seca antes de la aplicación del puente de unión. Se recomienda la aplicación de aire como método de tratamiento superficial. Este proceso deberá realizarse un máximo de 2 horas antes de la aplicación del puente de unión.

El puente de unión se aplicará en dos fases constructivas: por un lado sobre la superficie del hormigón hidrodemolido y por otro, sobre la superficie del hormigón de retracción compensada.

La aplicación de este puente de unión se realizará para asegurar un trabajo conjunto entre los distintos hormigones y morteros que coexistirán en la zona del borde del voladizo. En este caso es imprescindible que durante el extendido del hormigón, el puente de unión aplicado en el hormigón existente esté fresco y pegajoso al tacto. Solo así se puede conseguir la adherencia física-química necesaria entre ambos materiales.

En el comportamiento resistente de la pieza estructural, así formada, debe quedar garantizada la transmisión de tensiones y, por lo tanto, la compatibilidad de deformaciones entre el nuevo mortero y el hormigón de la losa existente tanto para solicitaciones normales (ELS) como para solicitaciones próximas a la rotura (ELU).

Es imprescindible que el soporte esté seco antes de la aplicación del puente de unión MasterEmaco P 2000 BP o similar. La aplicación del producto se puede realizar directamente con pistola neumática airless, tipo 70:1 o similar sobre la superficie del hormigón y las armaduras viejas como las nuevas, actuando sobre como protector contra la corrosión. Debe procurarse una homogeneidad y continuidad en la aplicación tanto en el hormigón como en las armaduras existentes.

La aplicación de este puente de unión se realizará igualmente para asegurar un trabajo conjunto entre el hormigón de retracción compensada y el nuevo mortero Masterflow 922 o similar.

La forma de aplicación es análoga a la anterior descrita e igualmente, resulta imprescindible que el soporte esté seco antes de la aplicación del puente de unión MasterEmaco P 2000 BP o similar.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la aplicación de las diferentes capas de la reparación se deberán observar las temperaturas del soporte, de los materiales y del ambiente indicadas en las fichas técnicas de cada uno de los productos a emplear. Básicamente debe entenderse una temperatura mín. de + 5 º C para su correcta aplicación.

La humedad relativa permisible durante la aplicación será la indicada en las fichas técnicas de cada uno de los productos. Básicamente existe una limitación en el 85 %.

Las superficies imprimadas que hayan sido mojadas por la lluvia, serán imprimadas nuevamente una vez seca la superficie

## 6.7.1.b.4.- Control de calidad

Con el objeto de establecer una adecuada ejecución de las distintas fases de la obra, se establece un procedimiento de control en el que se comprueben todos los aspectos relevantes que intervienen en la misma.

Todo el material suministrado a la obra por BASF o la empresa suministradora equivalente, deberá pasar previamente los controles de Calidad especificados en su sistema de calidad.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar diariamente las condiciones atmosféricas durante la aplicación.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar con detalle diariamente los trabajos realizados.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar diariamente los consumos de los materiales empleados indicando los tipos de productos, cantidades y No. de lote.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar diariamente las superficies de m2 aplicadas.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá inspeccionar diariamente las superficies reparadas, señalando de manera visible con rotulador posibles deficiencias.

Antes de continuar con la siguiente fase de proyección todos los puntos que hayan sido marcados, deberán ser repasados.

Los técnicos del fabricante BASF o la empresa suministradora equivalente, realizarán visitas de obra durante distintas fases de ejecución. En dichas visitas se comprobará el cumplimiento de las especificaciones de aplicación de los morteros de reparación por parte de la empresa aplicadora.

## 6.7.1.b.5.- Medición y abono

La medición y el abono de la unidad de puente de unión en zuncho para anclaje del pretil se realizará conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros cuadrados (m2) de superficie ejecutada y terminada. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

# Artículo 6.7.1.b.- Puente de unión entre hormigones

## 6.7.1.b.1.- Aplicación

Las prescripciones contenidas en esta cláusula son de aplicación a las unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UN00205 | m2 | Suministro y aplicación de puente de unión, mediante bomba airless y pistola especial sobre el hormigón para garantizar la perfecta adherencia del hormigón existente con el hormigón de nueva ejecución, mediante la imprimación MasterEmaco P 2000 BP de BASF o similar, con un consumo medio de 0.5-0.8 kg/m2. |

Los trabajos que se incluyen en la Unidad son:

- Preparación de la superficie

- Imprimación del puente de unión sobre toda la superficie de contacto entre distintos hormigones

- Preparación para el vertido del hormigón

## 6.7.1.b.2.- Materiales

La empresa fabricante de los productos empleados en los trabajos descritos en la presente especificación, demostrará por escrito que su sistema de Aseguramiento de la Calidad es conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-ISO 9001 (Modelo para el Aseguramiento de la Calidad en el Diseño, Desarrollo, Producción, Instalación y Servicio Post- venta). Además posee la certificación de Gestión Medioambiental UNE- EN –ISO - 14.001.

En esta reparación se deberá ajustar todos los materiales a los requisitos de la norma europea EN 1504 parte 3, 4, 9 y 10, la cual define los principios, productos y sistemas recomendados para la reparación de estructuras de hormigón, adhesión estructural, sistemas generales de protección y reparación del hormigón y aplicación de los mismos.

La empresa aplicadora de los sistemas y productos especificados en la presente, debe de haber completado satisfactoriamente un programa de instrucción sobre su instalación/aplicación, conocer los métodos adecuados para la preparación del soporte y disponer de una autorización escrita del fabricante.

Por otra parte los operarios que intervengan en la reparación deberán disponer de carnet de aplicador homologado en sistemas de reparación estructural, vigente y expedida por una empresa externa al aplicador.

Se empleará el producto MasterEmaco P 2000 BP de BASF o similar como puente de unión entre las distintas interfaces de la junta fría, aplicado a pistola sobre la superficie de hormigón y las armaduras existentes y cumpliendo con los requisitos de la UNE EN 1504-4 y 7.

Las características fundamentales del puente de unión deberán ser:

- Excelente adherencia.

  - Impermeable al agua, aceites, y otros agentes químicos.

  - Impermeable al oxígeno y a los cloruros. Protege las armaduras frente a la corrosión.

  - Compatible con la humedad del mortero fresco.

  - Compatible con morteros hidráulicos y sintéticos.

  - No afecta al anclaje del acero revestido.

  - Perfecta compatibilidad con el acero del armado y los morteros de reparación.

  - Multi-uso: puede emplearse como puente de unión para incrementar la adherencia y las propiedades de aplicación de los morteros.

  - Color rojo para fácil control de la aplicación en obra.

  - Especial para aplicar a pistola.

Los datos técnicos del puente de unión que se usará en obra serán:

| Densidad: |  |  | aprox. 1,4 gr/cm3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de puesta en obra (soporte y material): |  |  | de +10 a +30 ºC |
| Resistencia a la temperatura (recubierto de mortero u hormigón): |  |  | de – 20 hasta + 80 ºC |
| Pot-Life (20ºC): |  |  |  |
| Tiempo abierto: - a 10ºC: - a 20ºC: - a 30ºC: |  |  | aprox. 4 horas aprox. 3 horas aprox. 2 horas |
| Totalmente endurecido tras (20ºC): |  |  | 7 dias |
| Adherencia al hormigón: |  |  | > 1,5 N/mm2 (rotura en hormigón) |

## 6.7.1.b.3.- Ejecución

Previamente a la imprimación de las superficies mediante el puente de unión deberá de llevarse a cabo la limpieza de la zona de trabajo.

La limpieza del soporte se realizará mediante aire a presión para la eliminación de sales incrustadas, trozos de hormigón mal adheridos y polvo.

Se eliminarán de la superficie de trabajo cualquier resto de suciedad o materiales que pudiesen restar adherencia al hormigón aplicado. La superficie deberá estar seca antes de la aplicación del puente de unión. Se recomienda la aplicación de aire como método de tratamiento superficial. Este proceso deberá realizarse un máximo de 2 horas antes de la aplicación del puente de unión.

El puente de unión se aplicará sobre el hormigón existente en la losa previamente a la ejecución de la capa del hormigón ligero, así como sobre el hormigón de los muros antes de la ejecución del zócalo de cimentación en zona de estribos.

La aplicación de este puente de unión se realizará para asegurar un trabajo conjunto entre los distintos hormigones que coexistirán en esas zonas. En este caso es imprescindible que durante el extendido del hormigón, el puente de unión aplicado en el hormigón existente esté fresco y pegajoso al tacto. Solo así se puede conseguir la adherencia física-química necesaria entre ambos materiales.

En el comportamiento resistente de la pieza estructural, así formada, debe quedar garantizada la transmisión de tensiones y, por lo tanto, la compatibilidad de deformaciones entre el nuevo hormigón y el hormigón de la losa existente tanto para solicitaciones normales (ELS) como para solicitaciones próximas a la rotura (ELU).

Es imprescindible que el soporte esté seco antes de la aplicación del puente de unión MasterEmaco P 2000 BP o similar. La aplicación del producto se puede realizar directamente con pistola neumática airless, tipo 70:1 o similar sobre la superficie del hormigón y las armaduras viejas como las nuevas, actuando sobre como protector contra la corrosión. Debe procurarse una homogeneidad y continuidad en la aplicación tanto en el hormigón como en las armaduras existentes.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la aplicación de las diferentes capas de la reparación se deberán observar las temperaturas del soporte, de los materiales y del ambiente indicadas en las fichas técnicas de cada uno de los productos a emplear. Básicamente debe entenderse una temperatura mín. de + 5 º C para su correcta aplicación.

La humedad relativa permisible durante la aplicación será la indicada en las fichas técnicas de cada uno de los productos. Básicamente existe una limitación en el 85 %.

Las superficies imprimadas que hayan sido mojadas por la lluvia, serán imprimadas nuevamente una vez seca la superficie

## 6.7.1.b.4.- Control de calidad

Con el objeto de establecer una adecuada ejecución de las distintas fases de la obra, se establece un procedimiento de control en el que se comprueben todos los aspectos relevantes que intervienen en la misma.

Todo el material suministrado a la obra por BASF o la empresa suministradora equivalente, deberá pasar previamente los controles de calidad especificados en su sistema de calidad.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar diariamente las condiciones atmosféricas durante la aplicación.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar con detalle diariamente los trabajos realizados.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar diariamente los consumos de los materiales empleados indicando los tipos de productos, cantidades y No. de lote.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar diariamente las superficies de m2 aplicadas.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá inspeccionar diariamente las superficies reparadas, señalando de manera visible con rotulador posibles deficiencias.

Antes de continuar con la siguiente fase de proyección todos los puntos que hayan sido marcados, deberán ser repasados.

Los técnicos del fabricante BASF o la empresa suministradora equivalente, realizarán visitas de obra durante distintas fases de ejecución. En dichas visitas se comprobará el cumplimiento de las especificaciones de aplicación de los morteros de reparación por parte de la empresa aplicadora.

## 6.7.1.b.5.- Medición y abono

La medición y abono de la unidad de puente de unión se realizará de acuerdo a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Superficie realmente ejecutada. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

Capítulo 8. Estructuras metálicas

# Artículo 681.- Estructuras metálicas para pórticos y banderolas de sustentación de carteles.

## 681.1.-	Definición

Se define como estructura de acero los elementos o conjuntos de elementos de acero que forman la parte resistente y sustentante de las estructuras.

Las unidades de obra contempladas en este Artículo consistirán en la ejecución de las estructuras de acero de los pórticos y banderolas de sustentación de carteles.

Todas las estructuras metálicas para pórticos y banderolas de nueva ejecución deberán ser calculadas por el Contratista adjudicatario, según se especifica en el presente Artículo.

Además, en aquellos pórticos o banderolas existentes en que se modifique el tamaño de los carteles existentes se realizará un cálculo estructural de comprobación de la estructura existente, con el mismo alcance que el cálculo de las estructuras de nueva ejecución, para garantizar que se pueden adaptar adecuadamente a la cartelería nueva que deberán sustentar según lo especificado en el presente Proyecto. Si tras realizar ese cálculo se concluye que es preciso cambia la estructura estudiada, se dispondrá la nueva estructura necesaria valorada con la unidad de obra correspondiente.

## 681.2.-	Aplicación

Las prescripciones contenidas en esta cláusula son de aplicación a las unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UNPORT.12M | ud | Suministro e instalación de pórtico de hasta 12 m de luz a los ejes, incluido cálculo de la estructura. Sin incluir zapatas. |
| UNPORT.14M | ud | Suministro e instalación de pórtico de hasta 14 m de luz a los ejes, incluido cálculo de la estructura. Sin incluir zapatas. |
| UNPORT.16M | ud | Suministro e instalación de pórtico de hasta 16 m de luz a los ejes, incluido cálculo de la estructura. Sin incluir zapatas. |
| UNPORT.20M | ud | Suministro e instalación de pórtico de hasta 20 m de luz a los ejes, incluido cálculo de la estructura. Sin incluir zapatas. |
| UNPORT.BAND | ud | Suministro e instalación de banderola, incluido cálculo de la estructura. Sin incluir zapatas. |
| UNREV. | ud | Ud de Revisión de estructura para posible adaptación a la nueva situación de la cartelería |

## 681.3.-	Descripción De Los Trabajos

Los trabajos incluidos en las unidades de obra a las que aplica el presente Artículo son:

- Estudio detallado de la implantación del nuevo pórtico o banderola

- Cálculo estructural detallado de la estructura (o revisión de una existente), según normativa de aplicación.

- Elaboración de los planos de detalle de las estructuras de sustentación, incluyendo la cimentación y la conexión con la estructura metálica.

- Suministro, ensamblaje e izado de las estructuras metálicas.

- Realización de los controles de calidad de ejecución de la estructura metálica

## 681.4.-	Materiales

Las estructuras se fabrican con material base de calidad mínima S-275-JR ó, alternativamente, S-355-JR y uniones mediante juntas atornilladas. Cualquier otro material para la estructura metálica deberá ser debidamente justificado técnicamente por el Contratista y sometido a la aprobación preceptiva de la Dirección de Obra.

El pilar podrá ser de forma rectangular, o circular, de sección variable o constante en función de los esfuerzos a los que está sometido y de los desplazamientos permisibles máximos.

Los perfiles a utilizar para las vigas serán generalmente perfiles conformados, aunque en algunos casos se podrán utilizar perfiles laminados (UPN) o perfiles de sección circular.

Las vigas serán, en general, de sección tubular o de perfiles cerrados empresillados y unidas entre sí mediante tubos cuadrados, todo ello según planos de definitorios realizados por el Contratista adjudicatario.

Cuando la Dirección de Obra no indique otra cosa, todos los elementos se suministrarán protegidos contra corrosión por galvanizado en caliente. La galvanización en caliente según UNE-EN 1461 es el tratamiento más utilizado para el acabado de este tipo de estructuras, ya que ofrece una elevada protección frente a la corrosión. El procedimiento de galvanización en caliente consiste fundamentalmente en la inmersión de los materiales de acero en zinc fundido a unos 450ºC. La película de zinc que se forma sobre el acero lo protege de dos maneras, protección de barrera y protección galvánica (catódica). Es esta última protección la que permite que los productos de acero puedan permanecer sin corrosión durante décadas. Esto se explica porque en presencia de humedad el zinc actúa como ánodo y el acero como cátodo, de manera que el zinc se corroe en una acción de sacrificio y evita que el acero se oxide.

Todos los materiales laminados en caliente estarán documentados con certificado de calidad numéricos tipo 3.1.B. de acuerdo con la Norma UNE-36.801. En caso de no disponerse de estos certificados se recepcionarán los productos mediante toma de muestras y ensayos realizados según normas EAE y UNE correspondientes con cargo al Contratista.

El resultado de esta inspección figurará en el certificado correspondiente.

Consumibles

Se requerirán de los fabricantes los correspondientes Certificados de Calidad con valores numéricos de análisis químico y valores mecánicos de cada partida suministrada, sobre probeta de metal depositado, que deben satisfacer todas las características mecánicas del acero a soldar.

En cuanto al almacenamiento y utilización de los mismos, se seguirán las indicaciones de los fabricantes.

## 681.5.-	ejecución

### 681.5.1-	Formas y dimensiones

La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en los cálculos realizados para cada una de las estructuras a disponer y en los planos elaborados al efecto por el Contratista adjudicatario.

### 681.5.2.-	Cálculos estructurales

El Contratista adjudicatario deberá realizar los cálculos estructurales de los nuevos pórticos y banderolas a disponer. Asimismo, en aquellos pórticos o banderolas en los que se sustituya un cartel por otro de mayores dimensiones, se realizará un cálculo estructural de verificación de la estructura de sustentación existente para validarla frente a las acciones derivadas de las nuevas dimensiones de los carteles.

El diseño y cálculo de las estructuras se realiza por medio de programas informáticos en base a lo indicado en la norma UNE 135311 (Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo). Dicha norma establece los criterios de cálculo y dimensionado de banderolas y pórticos. Las cargas a considerar para este tipo de estructuras son:

  - Peso propio

  - Sobrecarga de utilización.

  - Viento. Debido al efecto eólico se considerará una sobrecarga unitaria de viento de 1.500N/m2, como suma de presión más succión, actuando perpendicularmente a los carteles sobre una de sus caras.

  - Variación térmica de ±30°C uniforme en todas las barras.

Los desplazamientos máximos permitidos quedan recogidos en las Tablas 1 y 2 para banderolas; y Tablas 3 y 4 para pórticos según norma UNE 135311.

### 681.5.3.-	Condiciones generales de ejecución

Partiendo de los planos y cálculos estructurales realizados por el Contratista adjudicatario, el Taller Metálico encargado de la construcción de la estructura metálica estará obligado a:

- La realización de los planos de taller y montaje precisos.

- Suministrar todos los materiales y elementos de unión necesarios para la fabricación de la estructura.

- La ejecución de la estructura en taller.

- El chorreado y protección anticorrosión de la estructura.

- La expedición y transporte de la misma hasta la obra.

- El montaje de la estructura en obra.

- La aportación y colocación de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares que sean necesarios, tanto para el montaje como para la realización de la función inspectora.

- Suministrar todos aquellos elementos de la estructura que hayan de quedar anclados o embebidos en la parte no metálica, incluidos los correspondientes espárragos o pernos de anclaje.

- Efectuar los montajes en blanco totales o parciales precisos para asegurar que el ensamble entre las distintas partes de la estructura no presentará dificultades anormales en el momento del montaje definitivo, haciéndose responsable de las que puedan surgir.

- Marcar de forma clara e indeleble todas las partes de la estructura antes de expedirla a obra, registrando estas marcas en los Planos de montaje.

- Suministrar y remitir con la estructura, debidamente embalados y clasificados, todos los elementos precisos para realizar las uniones de montaje, con excepción de los electrodos que se requieran para efectuar las posibles soldaduras de obra, pero en los planos de montaje indicará la calidad y tipo de electrodos recomendados, previa aprobación del Director.

- Presentar los certificados de calidad correspondientes a los materiales base y de aportación empleados.

- Homologar a los soldadores.

- Homologar los procedimientos de soldadura.

- Realizar el Control de Calidad de fabricación y montaje de la estructura y suministrar a la Dirección de Obra los resultados del mismo.

- Permitir la realización del Control de Calidad en los Talleres por el personal inspector de la Propiedad.

- Elaborar un programa de fabricación acomodándose a los ritmos y plazos de suministro estipulados.

- En el caso de que el Contratista principal quiera subcontratar parte o la totalidad de estos trabajos a talleres ajenos al propio Contratista, deberá demostrar, a satisfacción del Director de Obra, que la empresa propuesta para la subcontrata posee personal técnico y obrero experimentado en esta clase de obras, así como los elementos materiales y maquinaria necesarios para realizarlas. En este caso, será imprescindible la aprobación previa por escrito del Director de Obra de la Administración del taller que el Contratista pretende subcontratar.

- Tanto durante el proceso de ejecución en taller, como durante el montaje en obra, el Contratista estará obligado a mantener permanentemente en el mismo, durante la jornada de trabajo, un técnico responsable. Dentro de la jornada laboral y durante el período de construcción de la estructura, el Contratista deberá permitir, sin limitaciones, al objeto de la función inspectora, la entrada en su taller al Director de Obra o a sus representantes, a los que dará toda clase de facilidades para el cumplimiento de su misión.

Cada soldadura a inspeccionar, de acuerdo con lo especificado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se controlará con el procedimiento correspondiente inmediatamente de ser ejecutada la soldadura.

### 681.5.4.-	Fabricación de la estructura metálica

Manual de Control de Calidad

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra su manual de Control de Calidad, en el cual deberán recogerse las técnicas a utilizar en esta materia.

Control de Calidad

Este Control de Calidad correrá económicamente por cuenta del Contratista, y su costo está incluido en los precios unitarios del Contrato.

El Control de Calidad se ajustará al Programa de Puntos de Inspección (P.P.I.) que el Contratista está obligado a presentar antes del comienzo de los trabajos en taller para ser aprobado por la Dirección de Obra. Asimismo, la Dirección de Obra podrá modificar dicho P.P.I. en la medida que considere oportuno y de acuerdo con las necesidades que puedan ir surgiendo durante la realización de la Obra. El Contratista estará obligado al desarrollo de dicho P.P.I., salvo que por necesidades de ejecución o por causa justificada y tras consulta por escrito a la Dirección de Obra, ésta estimase oportuno modificar dicho desarrollo.

Procedimientos del fabricante de construcción de estructuras de acero

El fabricante someterá a aprobación de la Dirección de Obra aquellos procedimientos de fabricación e inspecciones que vaya a utilizar y que como mínimo serán:

  - Procedimiento de soldadura (W.P.S. y P.Q.R.)

	Manual

	Automática

	Semiautomática

  - Procedimiento de recepción y seguimiento de materiales siderúrgicos laminados.

  - Procedimiento de recepción y seguimiento de materiales para soldadura.

  - Procedimiento para subcontratación de Compañías de Inspección.

  - Procedimiento para la Inspección visual de soldaduras.

  - Procedimiento general de compras.

  - Procedimiento para la Inspección del chorreado y pintado.

Esta lista se considera abierta, pudiendo ampliarse en función de las necesidades de la obra.

Uniones

Los tipos de uniones pueden ser:

  - De fuerza: Las que tienen por misión transmitir, entre perfiles o piezas de la estructura, un esfuerzo calculado.

Dentro de este tipo se incluyen los empalmes, que son las uniones de perfiles o chapas en prolongación.

  - De atado: Cuya misión es solamente mantener en posición perfiles de una pieza, y no transmitir un esfuerzo calculado.

No se permitirán otros empalmes que los indicados en los señalados en los planos de taller aprobados por el Director de las Obras.

El punteo de perfiles a soldar y de chapas dorsales para soldaduras por una sola cara, se realizará de forma que los puntos siempre queden embebidos en la soldadura a realizar, y estos tendrán una longitud mínima de 30 mm.

1.- Uniones atornilladas

Los agujeros para tornillos se ejecutarán con taladro. Queda prohibida su ejecución mediante soplete, arco eléctrico o punzonado.

Cuando haya de rectificarse la coincidencia de agujeros taladrados, la operación se realizará mediante escariado mecánico. Queda terminantemente prohibido el uso de la broca pasante para agrandar o rectificar los agujeros.

Siempre que sea posible, se taladrarán de una sola vez los agujeros que atraviesen dos o más piezas, después de armadas, engrapándolas o atornillándolas fuertemente. Después de taladradas las piezas, se repasarán para eliminar las rebabas.

2.- Uniones soldadas

La soldadura eléctrica al arco será el medio de unión de los diferentes perfiles y chapas que formen los elementos estructurales metálicos, así como de los elementos provisionales de fijación de los mismos. La utilización de otros procedimientos de soldadura será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra.

Serán de aplicación en todo lo relativo a las soldaduras, la Norma EAE así como las Normas UNE referentes a esta técnica

Se tomarán las precauciones necesarias para proteger los trabajos de soldeo contra el viento, el frío y la lluvia, mediante cobertizo, etc. Cuando la temperatura ambiente no supere los 0ºC, se suspenderán los trabajos de soldadura.

La Dirección de Obra decidirá, en función de las condiciones de transporte de las piezas, de la seguridad de la obra y de la adecuación al programa de la misma, las soldaduras que deben realizarse en taller y las que deben realizarse en obra. El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna por los perjuicios económicos que esta decisión pueda causarle, en sus relaciones con posibles Subcontratistas de la estructura metálica.

Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando cuidadosamente toda la cascarilla, herrumbre o suciedad y muy especialmente la grasa y la pintura.

Los cordones se depositarán sin provocar mordeduras.

Después de ejecutar cada cordón, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su superficie con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo rastro de escoria. Esta limpieza se realizará también en los cordones finales.

Para facilitar la limpieza del depósito de los cordones siguientes se procurará que la superficie de todo cordón sea lo más regular posible y que no forme ángulos demasiado agudos con los anteriores depositados ni con los bordes de las piezas.

La proyección de gotas de soldadura se evitará cuidadosamente.

La superficie de la soldadura será regular. El espesor del cordón deberá ser tan uniforme como sea posible. Si es preciso, la soldadura se recargará o se esmerilará para que tenga el espesor debido, sin bombeo excesivo, ni falta de material y para que no presente discontinuidad o rebabas.

Se prohíbe todo enfriamiento anormal o excesivamente rápido de las soldaduras, siendo preceptivo tomar las precauciones precisas para evitarlo.

No se admitirán las soldaduras que presenten grietas, poros, inclusiones, faltas de penetración, picaduras, etc. La detección y calificación de estos defectos, ya sean visibles o localizables por exploración radiográfica, corresponde a la Dirección de Obra.

La Dirección de Obra podrá ordenar el levantamiento de las soldaduras que crea conveniente, bien por su aspecto exterior o por ser su calificación del ensayo inaceptable, para que se ejecuten nuevamente.

El levantado se realizará cuidadosamente por cualquiera de los procedimientos sancionados por la práctica: cincelado con gubia de forma apropiada para evitar el recalado, por esmerilado, etc.

Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración completa.

Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre, o primer cordón de la cara posterior.

Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, se realizará la soldadura con chapa dorsal u otro dispositivo para conseguir penetración completa.

Para unir dos piezas de distinta sección, la de mayor sección se adelgazará en la zona de contacto, con pendientes no superiores al 25 por cien para obtener una transición suave de la sección.

El máximo sobreespesor de la soldadura no será del diez por ciento del espesor de la pieza más delgada, con el fin de evitar el efecto de entalladura.

En las soldaduras en ángulo, los espesores de garganta y longitudes de cordón serán los indicados en los planos, y en su defecto, los ordenados por la Dirección de Obra.

Se prohíben expresamente las soldaduras en tapón y ranura.

Los elementos provisionales de fijación que para el armado o el montaje se suelden a las barras de la estructura, se desprenderán cuidadosamente con soplete sin dañar a las barras. Se prohíbe desprenderlos a golpes.

Los restos de soldadura de las fijaciones se eliminarán con piedra de esmeril, fresa, lima u otros procedimientos.

En las soldaduras realizadas en taller el depósito de los cordones se efectuará siempre que sea posible, en posición horizontal. El taller contará con dispositivos para voltear las piezas y colocarlas en la posición más conveniente para la ejecución de las soldaduras, sin que se produzcan solicitaciones excesivas que puedan dañar la resistencia de los cordones depositados.

Respecto al orden de ejecución de cordones y soldaduras en el soldeo manual, se seguirán las prescripciones de la EAE

Las uniones soldadas podrán ejecutarse mediante los siguientes procedimientos:

- Soldeo eléctrico, manual, por arco descubierto, con electrodo fusible revestido.

- Soldeo eléctrico, automático, por arco sumergido, con alambre-electrodo fusible desnudo.

- Soldeo eléctrico, semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa, con alambre-electrodo fusible.

Las soldaduras automática y semiautomática se emplearán en fabricación, utilizándose la soldadura manual en las partes que éstas sean impracticables.

En obra se utilizará preferentemente soldadura manual.

Con carácter general se prohíbe el uso del arco protegido en atmósfera de gas protector para las soldaduras de obra.

Se definirán detalladamente en los correspondientes Procedimientos de soldadura las técnicas operativas que serán empleadas en las diversas uniones soldadas a realizar.

Los soldadores estarán provistos de piquetas manuales, cepillos y esmeriladoras, bien ellos o sus ayudantes. Con estas herramientas se limpiará la escoria y todo defecto que se aprecie: porosidad, fisuración, proyecciones, irregularidades y zonas deficientes de penetración.

Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración completa, salvo que se indique específicamente en los planos lo contrario.

Todas las soldaduras manuales en taller o montaje serán efectuadas mediante el procedimiento de pasadas múltiples.

Antes de la iniciación de las juntas soldadas, las piezas se colocarán y alinearán dentro de las tolerancias prescritas en las especificaciones y normas aplicables.

La preparación de los bordes para soldar se realiza de acuerdo con lo indicado en los planos y bajo la supervisión del Control de Calidad de Taller y de la Dirección de Obra.

El borde resultante de cualquier tipo de preparación será uniforme y liso y estará exento de cualquier tipo de oxidación. Cuando el procedimiento base utilizado no produzca estos resultados, se repasará con piedra de esmeril hasta conseguirlo. Se considera admisible una ligera coloración azulada producida por el oxicorte.

Para el ajuste de los bordes a soldar se podrán emplear elementos auxiliares punteados en las piezas, así como puntos de soldadura sobre los bordes. En este caso estos puntos serán realizados por un soldador cualificado a fin de poder ser eliminados o incluidos como parte de la soldadura.

Los elementos auxiliares de ajustes serán punteados a las piezas solamente por una de sus caras, con el objeto de poder ser retirados sin que se produzcan mordeduras.

Los restos habrán de ser cuidadosamente eliminados.

Se evitará cuidadosamente que el sistema de ajuste utilizado pueda producir fuertes restricciones de movimiento durante la ejecución de la soldadura.

El arco de los electrodos se iniciará fuera del empalme y de la estructura, sobre chapas de prueba y se mantendrá lo más corto posible.

No se permite controlar las distorsiones durante la soldadura con martilleo, salvo en los casos en que esté autorizado por la supervisión y bajo vigilancia.

El espesor mínimo de garganta de los cordones de soldadura de ángulo será de 3 mm. El espesor máximo será igual a 0,7 veces el menor de los espesores de las dos chapas o perfiles unidos por el cordón.

Como norma general, cuando no se especifique otra cosa en los planos de proyecto, en los cordones en ángulo que unan chapas o perfiles, tendrán una altura de garganta resultante del producto 0,7 x e, siendo "e" el menor espesor de las piezas a unir.

Siempre que sea factible, se pondrá la pieza en posición para soldadura plana bajo mano. Al montar y unir partes de una estructura o de piezas compuestas, el procedimiento y la secuencia de soldadura serán tales que se eviten las distorsiones innecesarias y se reduzcan al mínimo las tensiones residuales. Cuando sea imposible evitar altas tensiones residuales, como por ejemplo, en las soldaduras de cierre de un montaje rígido, se hará tal soldadura de cierre en elementos de compresión.

En la fabricación de piezas compuestas con refuerzos o en los nudos de unión reforzados, todas las piezas simples en contacto con el refuerzo deberán ser soldadas a la pieza de refuerzo a lo largo de todos los puntos en contacto con dicha pieza.

-	Soldaduras a tope:

Cuando el espesor de la piezas a unir sea igual o menor que 6 mm se permitirá la soldadura a tope por un lado sin necesidad de preparación de los bordes, siempre que se utilice un electrodo que asegure una penetración completa. La separación entre bordes en este caso, deberá ser inferior a la mitad del espesor de la pieza a soldar más delgada.

Cuando el espesor de las piezas a unir sea superior a 6 mm se deberán preparar los bordes para junta en V o en X, según sean o no accesibles ambos lados. En cualquiera de los dos casos, la separación entre bordes no será mayor de 3 mm.

En juntas en X, deberá realizarse por sistema un saneado de la raíz por procedimientos mecánicos o por arco-aire antes de iniciar la soldadura por el lado opuesto. En el caso de que se utilice el electrodo de grafito, deberá eliminarse con muela la capa carburada de color azul que se haya formado.

Cuando se especifique la necesidad de utilizar anillo o placa de respaldo, el material utilizado deberá ser de la misma naturaleza que el material de base y las variables de soldadura serán tales que aseguren una perfecta fusión de las tres piezas que intervienen en la unión.

Los rigidizadores transversales llevarán en las esquinas junto a la unión de alma y platabanda, arcos de circunferencia para librar el paso de los cordones.

En todos los casos de soldadura a tope en que no exista pletina soporte, se procederá a sanear la penetración por la segunda cara de la chapa antes de depositar los cordones correspondientes a esta cara. Se podrá sanear mediante burilado, arcogas o esmerilado, en el caso que se utilicen cualquiera de estos procedimientos, se realizará un acabado con esmeriladora.

Caso de que la segunda cara sea inaccesible, se autorizará a soldadura "penetración completa" utilizando un electrodo apropiado y siguiendo las instrucciones de los planos.

El acabado de las soldaduras presentará un aspecto uniforme, libre de mordeduras y solapes.

En ningún caso se acelerará el enfriamiento de las soldaduras con métodos artificiales.

No se realizarán trabajos de soldadura a la intemperie en condiciones atmosféricas desfavorables, tales como excesiva humedad, lluvia o viento. En tales circunstancias, se deberá proteger la zona de trabajo previamente a la iniciación de cualquier operación de soldadura.

Cuando se obtenga el resultado de los ensayos que se realicen, y se reciban instrucciones para realizar reparaciones de la soldadura, se procederá a sanear el defecto, y rellenar la zona saneada.

Finalizada la operación, se volverá a inspeccionar con el fin de determinar si esta reparación se ha efectuado correctamente.

En obra, cada unión será inspeccionada antes de iniciarse la soldadura en cuanto a limpieza, cumpliendo la tolerancia de ajuste, preparación de bordes y restricciones mecánicas.

Los cordones laterales de soldadura de ángulo que transmitan esfuerzos axiles de barras, tendrán una longitud no inferior a 15 veces su espesor de garganta, ni inferior al ancho del perfil unido.

Quedan terminantemente prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura.

El Contratista mantendrá los electrodos en paquetes a prueba de humedad situándolos en un local cerrado y seco y a una temperatura tal que se eviten condensaciones.

Deberá disponer de hornos para el mantenimiento de electrodos en los cuales serán introducidos éstos en el momento en que los paquetes sean abiertos para su utilización. En aquellos casos en que las envolturas exteriores de los paquetes hayan sufrido daños, el Inspector de Control adscrito a la Dirección de Obra decidirá si los electrodos deben ser rechazados, desecados o introducidos directamente en los hornos de mantenimiento. Habrá de tenerse en cuenta a tal efecto que la misión exclusiva de los hornos de mantenimiento será tener en buenas condiciones de utilización aquellos electrodos que inicialmente lo estén y que por haber perdido su aislamiento de la atmósfera lo requieran.

Los electrodos recubiertos de tipo básico, cuyos embalajes no presenten una estanqueidad garantizada y se decida desecarlos, lo sean durante 2 horas, como mínimo, a una temperatura entre 200 y 250ºC. Estos valores podrán modificarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El fundente y las varillas para soldar se almacenarán en locales cerrados con el fin de evitar los excesos de humedad. El fundente se secará (antes de su utilización) durante dos horas como mínimo a una temperatura entre 175 y 225ºC, o tal como indique el fabricante.

El fundente que haya estado a temperatura ambiente durante más de dos horas no se utilizará a menos que sea secado de acuerdo con lo descrito en el párrafo anterior. El fundente seco puede mantenerse en una estufa a una temperatura no inferior a 50 ºC hasta su utilización. Bajo ninguna circunstancia se permitirá el reciclaje de la escoria del fundente.

Con independencia de los hornos que pudiera disponer en el almacén, el Contratista situará hornos de mantenimiento en las proximidades de las zonas de trabajo de los soldadores. El soldador dispondrá de estufa portaelectrodos la cual colocará los electrodos que vaya retirando en pequeñas cantidades del horno de mantenimiento más cercano. Estos electrodos deberán ser utilizados en un plazo inferior a una hora.

Los Inspectores de Control de la Dirección de Obra podrán ordenar la retirada o destrucción de cualquier electrodo que a pesar de las precauciones tomadas por el Contratista haya resultado contaminado en su opinión.

Deformaciones y tensiones residuales:

Para conseguir una soldadura con coacciones mínimas, y reducir tensiones residuales y deformaciones al mínimo posible, se operará de acuerdo con las siguientes prescripciones:

El volumen de metal depositado tendrá en todo momento la máxima simetría posible.

Las piezas a soldar se dispondrán de modo que puedan seguir los movimientos producidos en el soldeo con la máxima libertad posible.

El soldador tendrá en todo momento acceso fácil y posición óptima de trabajo, para asegurar el depósito limpio y perfecto del material de aportación.

La disposición de las piezas y el orden de los cordones será tal que se reduzca al mínimo la acumulación de calor en zonas locales.

Los cordones de soldadura continuos se soldarán con la técnica de “paso de peregrino”.

Planos de taller

1.- Disposiciones generales

El Contratista adjudicatario, siguiendo las notaciones y directrices de la norma EAE, preparará a partir de los planos generales del Proyecto una colección de planos de taller conteniendo de forma completa:

las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la estructura.

las contraflechas de vigas, donde estén previstas.

la disposición de las uniones, incluso las provisionales de armado, indicando las realizadas en taller y las que se ejecutarán en obra.

la forma y dimensiones de las uniones soldadas, la preparación de bordes, el procedimiento, métodos y posiciones de soldeo, los materiales de aportación a utilizar y el orden de ejecución individual de cada costura y general de la estructura.

el diámetro de los agujeros de los tornillos, con la indicación de la forma de mecanizado.

las clases y diámetros de los tornillos.

el listado de los perfiles y las clases de acero empleados, los pesos y marcas de cada uno de los elementos de la estructura representados en él y la referencia a los planos de Proyecto.

las tolerancias de fabricación, de acuerdo a lo establecido en la norma EAE, lo indicado en este Pliego y en los Planos.

las indicaciones sobre tratamientos térmicos y mecanizados de los elementos que los requieran.

Los procedimientos de control y cuantía a aplicar en las uniones soldadas, de acuerdo con lo especificado en este Pliego de Condiciones.

Los diámetros de los agujeros a ejecutar en chapas o planos se elegirán en función de los espesores de las piezas a unir dentro de los límites marcados en la Tabla 1; para los perfiles se elegirán los valores indicados en la norma EAE.

Tabla 681.1: Limitaciones para agujeros

| DIÁMETRO DEL AGUJERO (mm) | ESPESOR MÍNIMO DE UNA PIEZA (mm) | MÁXIMA SUMA DE ESPESORES A UNIR (mm) |
| --- | --- | --- |
| 13 - 14 | 4 | 55 |
| 17 - 18 | 6 | 70 |
| 21 - 22 | 8 | 90 |
| 25 - 26 | 10 | 115 |
| 28 - 29 | 12 | 130 |

En cada estructura no se emplearán más de dos ó como máximo tres diámetros diferentes procurando que sean bien distintos entre sí.

Las distancias entre centros de taladros cumplirán las limitaciones establecidas en la norma EAE.

El espesor de garganta mínimo de los cordones de soldadura en ángulo será de tres milímetros (3mm.). El espesor máximo no superará el setenta por ciento (70%) del espesor de la pieza más delgada.

Para cordones en ángulo entre perfiles laminados o entre perfiles laminados y chapas, los espesores de garganta no serán superiores a los indicados en la EAE

Los cordones en ángulo cumplirán además las limitaciones en cuanto a longitudes y disposiciones indicadas en la norma EAE; se prohíbe expresamente el uso de cordones discontinuos cuando la pieza haya de estar en contacto con el agua.

En general, quedan prohibidas las soldaduras de botón y de ranura. Sólo se permitirán, excepcionalmente las soldaduras de ranura para asegurar contra el pandeo local a los planos anchos que forman parte de una pieza comprimida, cuando no sea posible hacerlo por otro procedimiento. En este caso el ancho de la ranura debe ser, por lo menos, igual a dos veces y media (2,5) el espesor de la chapa cosida. La distancia libre en cualquier dirección entre dos ranuras consecutivas no será inferior a dos veces (2) el ancho de la ranura ni superior a treinta veces (30) el espesor de la chapa; la dimensión máxima de la ranura no excederá de diez veces (10) el espesor de la chapa.

Los planos que hayan de unirse mediante soldadura de ángulo en sus bordes longitudinales a otro plano o a un perfil para constituir una barra compuesta no deberán tener una anchura superior a treinta veces (30) su espesor.

Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión y de penetración completa.

Los planos de taller indicarán también la forma de efectuar la toma de raíz en las soldaduras a tope con penetración completa, el empleo de chapa dorsal si no es posible la toma de raíz o el procedimiento para garantizar la penetración completa cuando no sea posible efectuar la toma de raíz ni recomendable el empleo de chapa dorsal (piezas sometidas a esfuerzos dinámicos).

En los planos de taller figurarán todos los empalmes que sea preciso efectuar. El Director puede autorizar, para series importantes de elementos del mismo perfil, realizar empalmes en piezas de longitudes inferiores a las habituales de laminación para no ocasionar un despunte excesivo. En este caso figurará en los planos de taller la zona de la pieza en donde puede efectuarse el empalme y el número máximo de piezas de la serie que pueden ser empalmadas.

No se admitirán empalmes en aquellos elementos, como marcos transversales, en los que en los Planos de ejecución se indica que serán de una pieza.

No se dispondrán empalmes en dos superficies contiguas a distancia menor de 0,50 m.

En ningún caso se autorizará más de un empalme por pieza que no sea estrictamente necesario.

Los planos deberán obtener la aprobación de la Dirección de Obra antes de proceder a la elaboración de la estructura. El Contratista, antes de comenzar la ejecución en taller, entregará dos copias de los planos de taller al Director de Obra, quien los revisará y devolverá una copia autorizada con su firma, en la que, si fuera preciso, señalará las correcciones a efectuar. En este caso, el Contratista entregará nuevas copias de los planos de taller corregidos para su aprobación definitiva. Si durante la ejecución fuese necesario introducir modificaciones de detalle respecto a lo definido en los planos de taller, se harán con la aprobación del Director de Obra, y se anotarán en los planos de taller todas las modificaciones.

2.- Trazabilidad

El taller debe llevar un registro con la trazabilidad que indique la procedencia de cada pieza, respecto de la chapa (en este caso nº de identificación de Siderurgia) o perfil del que procede, y dejará constancia del nº matriz de la pieza original en cada pieza parcial, mediante tiza indeleble.

Ejecución en taller

El aplanado y el enderezado de las chapas, planos y perfiles se realizará con prensa o con máquinas de rodillos. Queda prohibido el empleo de la maza o del martillo debido a que podrían producir un endurecimiento excesivo del material.

Tanto las operaciones anteriores como las de conformación de las piezas, cuando sean necesarias, se realizarán preferentemente en frío, pero con temperaturas del material no inferiores a los cero grados centígrados. Las deformaciones locales permanentes se mantendrán dentro de límites prudentes, considerándose que esta condición se cumple cuando aquellas no excedan en ningún punto el dos y medio por ciento (2,5 %), a menos que se sometan las piezas deformadas en frío a un recocido de normalización posterior. Asimismo, en las operaciones de plegado en frío se evitará la aparición de abolladuras en el alma o en el cordón comprimido del perfil que se curva, o de grietas en la superficie en tracción durante la deformación.

Cuando las operaciones de conformación u otras necesarias hayan de realizarse en caliente, se ejecutarán siempre a la temperatura correspondiente al rojo cereza claro, alrededor de los 950°C, interrumpiéndose el trabajo, si es preciso, cuando el color del metal baje al rojo sombra, alrededor de los 700°C, para volver a calentar la pieza.

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del metal, ni introducir tensiones parásitas durante las fases de calentamiento y enfriamiento.

El calentamiento se efectuará, a ser posible, en horno, enfriándose al aire en calma sin acelerar artificialmente.

Cuando no sea posible el eliminar completamente (mediante las precauciones adoptadas a priori) las deformaciones residuales debidas a las operaciones de soldeo, y éstas resultasen inadmisibles para el servicio o para el buen aspecto de la estructura, se permitirá su corrección en frío, con prensa o máquina de rodillos, siempre que con esta operación no se excedan los límites de las deformaciones indicadas anteriormente, y se someta la pieza corregida a un examen cuidadoso para descubrir cualquier fisura que hubiese podido aparecer en el material de aportación, o en la zona de transición del metal base.

No se admitirá realizar este tipo de actividades después de procesos de soldadura, sin la expresa autorización de la Dirección de Obra, quien podrá decidir su aceptación o no y la necesidad de proceder a un tratamiento de eliminación de tensiones y de inspección de defectos en la zona soldada después del proceso de conformación.

El trazado se realizará por personal especializado, respetándose escrupulosamente las cotas de los planos de taller y las tolerancias máximas permitidas de acuerdo a lo establecido en la EAE y en el presente Pliego. Se trazarán las plantillas a tamaño natural de todos los elementos que lo precisen, especialmente las de los nudos, con la marca de identificación y plano de taller en que queda definida. Esto no será preciso cuando se utilicen máquinas de oxicorte automáticas que trabajen sobre plantillas a escala reducida.

El corte podrá efectuarse con sierra o mediante oxicorte, debiendo eliminarse posteriormente con piedra esmeril las rebabas, estrías o irregularidades de borde inherentes a las operaciones de corte. No se admitirá el corte por oxicorte de forma manual, sino solamente el oxicorte con máquina.

Con respecto al corte deberán observarse además las prescripciones siguientes:

En el oxicorte se tomarán las precauciones necesarias para no introducir en la pieza tensiones parásitas de tipo térmico.

Los bordes cortados con cizalla o por oxicorte se mecanizarán antes de soldar mediante piedra esmeril, buril con esmerilado posterior, o fresa, al objeto de eliminar los óxidos o calaminas provocados por el proceso de corte, así como las rebabas o estrías que pudieran tener. Los bordes que sin ser fundidos durante el soldeo queden a distancias inferiores a 30 mm de una unión soldada, serán preceptivamente mecanizados en una profundidad no inferior a 2 mm.

Los biselados de aristas se ejecutarán mediante oxicorte automático o con máquinas herramientas, observándose respecto al primer procedimiento las precauciones dictadas anteriormente. Se prohíbe terminantemente la preparación de biseles con oxicorte manual. Las superficies obtenidas serán uniformes y suaves, y quedarán exentas de rebabas y escorias.

Cada pieza o conjunto individual de una estructura se marcará para su posterior identificación en obra con las siglas correspondientes. Dichas marcas de identificación deberán aparecer reflejadas en los planos de montaje.

El marcado se realizará mediante pintura, lápiz graso o etiquetas. Se prohíbe el marcado por punzonado, troquelado o cualquier otro sistema que produzca hendiduras en el material.

En cualquier caso, el sistema empleado será tal que garantice una fácil y perfecta identificación, así como su conservación durante el transporte y montaje.

El Director comprobará, por sí mismo o por el representante en quien delegue que, en cada fase de montaje, las disposiciones, cotas y distancias de la obra se ajustan a lo indicado, dentro de las tolerancias admitidas en los planos y en el presente capítulo.

Montaje

El montaje incluirá la colocación y fijación de los elementos metálicos de la estructura indicados.

Los elementos añadidos por el Contratista por conveniencia propia serán retirados por él mismo sin que queden huellas de ellos.

Será deber del Contratista preocuparse por la perfecta colocación de aquellos elementos que, no correspondiéndole su ejecución, estén directamente relacionados con el montaje de la estructura, tales como pernos de anclaje, etc.

El Contratista será responsable de la colocación adecuada y alineación de todos los elementos de la estructura dentro de las tolerancias prescritas.

Los detalles correspondientes a soldaduras de elementos temporales que se deban instalar sobre la estructura, estarán de acuerdo con lo especificado en este Pliego y serán sometidos a la correspondiente aprobación de la Dirección de Obra.

Se procurará ejecutar las uniones de montaje de forma tal que todos sus elementos sean accesibles a una inspección posterior. En los casos en que sea forzoso que queden algunos ocultos, no podrá procederse a la colocación de los elementos que los cubren hasta que no se hayan inspeccionado cuidadosamente los primeros.

Tolerancias de forma

Las tolerancias máximas que se admitirán respecto de las cotas de los planos de taller en la ejecución y montaje de las estructuras metálicas son las reflejadas en la norma EAE y las incluidas en el presente Pliego.

Las tolerancias admitidas, respecto a las cotas indicadas en los cálculos, de las piezas fabricadas en taller, serán las siguientes:

- En pasos, gramiles y alineaciones de los agujeros para tornillos, la décima parte (1/10) del diámetro de estos.

- En la posición de cualquier parte unida a una viga o soporte, cinco milímetros (5 mm) en cualquier dirección.

- En el nivel de casquillos o ménsulas de apoyo, más cero y menos diez milímetros (+0,10 mm)

- En la longitud de piezas que no haya de encajar entre otros componentes, diez milímetros en más o en menos (± 10 mm)

- En la longitud de piezas que hayan de encajar entre otros componentes, más cero y menos cinco milímetros (+0, -5 mm)

- En la rectitud de un tramo, el dosmilavo (1/2000) de la luz sin exceder en ningún caso de cinco milímetros (5 mm)

- En las secciones transversales de chapas, menos el tres y más el diez por ciento (-3%, +10%) el valor teórico.

- En la contraflecha de ejecución de las estructuras el quince por ciento de la indicada en los planos de taller en más o en menos (± 15%) o un milímetro (1 mm) si este valor es mayor.

Las tolerancias admitidas, respecto a las cotas indicadas, de la estructura montada pero sin cargar serán las siguientes:

- En las dimensiones totales de la estructura entre juntas de dilatación, veinte milímetros en más o en menos (± 20 mm)

- En la distancia entre soportes o vigas continuas, diez milímetros en más o en menos (± 10 mm)

Todas las mediciones anteriores se efectuarán con cinta o regla metálica o con aparatos de igual o superior precisión, recomendándose el uso del taquímetro en donde sea de aplicación. En la medición de flechas se materializará la cuerda mediante alambre tensado.

Condiciones especiales para la ejecución en obra

No se cebará el arco eléctrico sobre las estructuras fuera de la zona a soldar.

Las zonas sobre las que se vayan a realizar uniones atornilladas o soldadas, deberán limpiarse perfectamente de suciedad, grasa, óxido y pintura hasta 50 mm. más allá de la superficie a ocupar por la unión en las uniones soldadas, y justo la superficie a ocupar por los cubrejuntas en las uniones atornilladas. El grado de limpieza debe ser el ST-3 ó Sa 2 ½ de la norma SIS 05 59 00.

Los agujeros para uniones atornilladas se realizarán con taladro.

Queda prohibido hacer los agujeros por oxicorte o punzonado, así como utilizar broca pasante para conseguir la coincidencia de agujeros en la unión.

Todas las soldaduras de obra se realizarán con electrodo básico, con diámetro mínimo de 3,25 mm, extremando los cuidados que el manejo de estos electrodos requieren.

Queda prohibido el soldeo en obra bajo atmósfera protectora

No se soldará con temperatura ambiente inferior a +5º C, salvo que se precaliente la zona a soldar a +100º C verificándolo con tizas termométricas.

Los procedimientos de soldeo en obra se homologarán según UNE-EN 288.

Los soldadores de obra deben estar homologados según UNE-EN 287 antes de empezar a soldar.

Los trabajos de montaje deben ser realizados bajo control de calidad ejecutado por una Empresa Autorizada y previamente aprobada por la Dirección de Obra y dependiente de esta, ajena al Contratista.

El Control de Calidad se realizará de acuerdo con un Programa de Puntos de Inspección (P.P.I.) aprobado por la Dirección de Obra, en el que se recogerán las Especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la Obra, y las indicaciones de la Dirección de Obra.

Ensamblaje en obra de la estructura metálica

Cuando ejecutamos la estructura nueva a colocar, ya sea pórtico o banderola, dividiremos el trabajo en dos elementos, la cimentación de la estructura y la colocación de la estructura con los carteles premontados.

La ejecución de la cimentación se basa en trabajos de obra civil consistentes en la demolición y excavación localizada, ejecución del ferrallado y hormigonado de la sección, dejando las pertinentes placas de anclaje para el posterior ensamblaje de la estructura que corresponda.

La estructura metálica de sustentación de la cartelería, se premontará tumbada en la calzada, previo corte al tráfico de la misma y se ensamblarán todas las partes de la estructura así como los diferentes carteles que irán dispuestos en ella. Con esto se evitarán, en gran medida, los trabajos en altura, que generan peligros adicionales para los trabajadores.

Una vez montada la estructura y los carteles en el suelo de la calzada, se procederá a su levantamiento y posicionamiento con la ayuda de una, o dos, grúas automóviles, con capacidad suficiente para el manejo del peso del conjunto a colocar.

Posicionado el conjunto se procede a ensamblar la estructura con la cimentación, dejando el conjunto estable. Una vez finalizados estos trabajos, un operario se elevará mediante un camión con cesta, para realizar los acabados y retirar los enganches de la grúa móvil.

Los elementos que se coloquen deberán acreditar los certificados de calidad que establece la normativa al respecto, al objeto de evitar el cálculo de sus características de manera localizada.

## 681.6.-	Medición y abono

Para la medición y abono de las unidades de obra de estructuras de sustentación de carteles (pórticos y banderolas) a las que hace referencia el presente Artículo, los criterios particulares de medición se indican en la tabla siguiente:

| Unidad de medida | Unidad (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras. |
| Forma de medición | Unidades de estructuras nuevas realmente ejecutadas. Se ha incluido en las mediciones del proyecto una previsión de tantos pórticos y banderolas como estructuras a revisar, para contemplar la eventualidad de que, a raíz de dicha revisión estructural, deban ser sustituidas. Únicamente serán de abono los pórticos y banderolas que finalmente resulten necesarios ejecutar. |
| Abono | Los pórticos y banderolas se abonarán con los precios indicados en el cuadro de precios nº 1 para cada tipo de estructura, en función de su luz máxima. |
| Criterios complementarios | El precio incluye el cálculo estructural de las estructuras nuevas. La revisión de las estructuras existentes es objeto de medición y abono independiente, como se indica posteriormente. El precio no incluye la cimentación, que es objeto de medición y abono independiente. No se abonarán independientemente, por estar incluidos en el precio señalado, pinturas, despuntes, excesos de peso por tolerancias de laminación, casquillos, tornillos, tapajuntas y demás elementos accesorios y auxiliares de montaje. También se consideran incluidas en el precio, todas las operaciones, materiales y equipos necesarios para la fabricación, montaje en blanco en taller, transporte, manipulación, armado en obra de la estructura metálica y colocación de la misma mediante grúas, con todos los medios auxiliares necesarios hasta colocarla en su posición definitiva en obra, así como los costes que resulten de los controles de producción de la estructura a realizar por el Constructor y el coste del control realizado por la Dirección de Obra resultante de la detección de defectos, lo que conllevará una ampliación de los ensayos y su repetición una vez subsanados los mismos. Se incluyen en el precio también, la preparación de los terrenos de acopio, montaje, accesos y todos los permisos, tasas y operaciones auxiliares necesarias para el montaje descrito en el apartado correspondiente de este Pliego. |

En cuanto a la unidad dedicada a la revisión y comprobación estructural mediante el cálculo de aquellos pórticos y banderolas que verán modificada la superficie de cartelería a sustentar, los criterios específicos de medición se indican en la tabla siguiente:

| Unidad de medida | Unidad (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras. |
| Forma de medición | Unidades de informes de cálculo estructural, realizados en todos los pórticos y banderolas existentes en los que se aumente el tamaño de los carteles colocados, según los planos de diseño de carteles de este proyecto. |
| Abono | La revisión estructural de los pórticos o banderolas existentes se abonará cuando se realice la supervisión y aprobación del cálculo por parte de la Dirección de Obra. |
| Criterios complementarios |  |

Capítulo 9. Elementos auxiliares

# Artículo 691a.- Sellado de juntas de estanqueidad en obras de hormigón

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 691 del PG-3.

## 691a.1.- definición

Como separación entre módulos de muros en la infraestructura, así como entre prelosas y dinteles en la superestructura, existen juntas capaces de admitir los movimientos requeridos en dichos puntos. En todas ellas se debe conseguir la impermeabilidad necesaria para evitar que los deterioros por durabilidad resulten agravados.

Podrán a tal fin emplearse las juntas indicadas en los planos o cualesquiera otras que cumplan los requisitos anteriormente indicados y las condiciones señaladas seguidamente, y siempre que cuenten con la aceptación de la Dirección Facultativa.

En particular deberán presentar una estanqueidad total frente al agua, para lo que se han previsto dispositivos elásticos especiales para su sellado.

A efectos contractuales, se define las unidades de obra:

| Código |  | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| cC05DR005 | m |  | Sellado de juntas existentes mediante inyección en su interior de masilla acuareactiva y tapón de adhesivo epoxídico tixotrópico. |

## 691a.2.- materiales

Las juntas se han proyectado mediante sellado. Los elementos constituyentes son:

- Fondo de junta

- Imprimación del cajeado

- Masilla de poliuretano

- Mortero epoxi de unión con el hormigón y nivelación

Como elemento de sellado se dispondrá un cordón de espuma polietilénica extruida de célula cerrada, para soporte de selladores elastoméricos, tipo Mapefoam o similar. Sus características principales son que no absorbe agua, posee una gran elasticidad y conserva inalteradas sus propiedades con el paso del tiempo. Debe utilizarse un cordón de diámetro superior a la junta a sellar, colocándose mediante una ligera presión hasta la profundidad prevista.

Este material tiene las siguientes características:

Sobre este cordón de espuma se colocará un sellador y adhesivo poliuretánico, monocomponente, tixotrópico, de gran elasticidad y endurecimiento rápido tipo Mapeflex PU45, o similar. Se trata de un sellador exento de disolventes, inodoro y con bajo impacto ambiental. Endurece a una velocidad de 3mm cada 24h por reacción con la humedad del aire y es apto para trabajos en superficies horizontales y verticales.

Este material tiene las siguientes características:

## 691a.3.- Ejecución

La colocación de las juntas de sellado se realizará con la siguiente secuencia de operaciones:

- Saneo de los bordes de junta.

- Limpieza de las juntas y bordes de hormigón.

- Controles

- Regeneración de bordes

- Protección de los bordes de junta

- Colocación del fondo de junta

- Imprimación

- Aplicación de la masilla de poliuretano

El sellado de las juntas se realizará en toda la longitud de la junta a sellar.

Tras la preparación de los soportes se procederá a realizar el saneo de los paramentos, de tal manera que en el momento de ejecutar el sellado de las juntas estén en perfectas  condiciones, para lo cual se eliminarán completamente manchas, partículas sueltas o mal adheridas, zonas carbonatadas, óxidos, restos de pinturas, desencofrantes, etc. Esta operación se realizará con ayuda de medios mecánicos como cinceles, martillos y rotopulidoras.

Con la junta vista y saneada se procederá a una limpieza de su interior, eliminando manualmente los productos de relleno como corcho o encofrados perdidos y aplicando una limpieza superficial mediante chorro de agua a presión.

Después del saneo y limpieza se recomienda hacer sencillas pruebas (controles) que indiquen si los soportes están en condiciones óptimas para continuar el proceso de sellado. Algunas de estas pruebas pueden ser:

- Pasar la mano sobre la zona preparada y comprobar si hay polvo.

- Golpear con un martillo u otro objeto contundente para detectar zonas huecas o mal adheridas.

- Comprobar con un elemento cortante o punzante la cohesión, dureza y existencia de zonas degradadas del soporte de hormigón o mortero que se rayan fácilmente.

- Mojando con agua la superficie de hormigón o mortero se puede detectar la presencia de restos de desencofrante, tratamientos con siliconas u otros productos que den lugar a la formación de gotas o «perlas», fisuras imperceptibles a simple vista, así como obtener cierta idea de la porosidad y capacidad de absorción del soporte.

En caso de que se observe degradación del hormigón en los bordes de la junta, armaduras vistas u otros defectos típicos del hormigón, será preciso realizar una reparación (regeneración de bordes) para lo que se emplearán las técnicas y productos que ya se han descrito para las reparaciones localizadas de hormigón.

Una vez esté la junta en condiciones óptimas para su sellado se procederá a la colocación del fondo de junta, tipo Mapefoam o similar, consistente en un material separador, de sección circular tiene por objeto tres funciones determinadas:

- Establecer la sección óptima en función del factor de junta, delimitando la profundidad de sellado.

- Impedir que el sellador y adhesivo poliuretánico se adhiera al fondo de la junta.

- Servir de soporte al sellador y limitar su consumo.

El diámetro del fondo de junta deberá ser aproximadamente 1,25 veces el ancho de la junta.

El siguiente paso consiste en aplicar la imprimación para mejorar la adherencia del material de sellado a los labios de la junta. De acuerdo con la gama de productos de sellado elegida, se empleará imprimación Primer M o similar, apta para soportes absorbentes.

Posteriormente se aplicará la masilla de sellado elástico, para la que hemos seleccionado el tipo Mapeflex PU45 o similar. Es un sellador y adhesivo poliuretánico, tixotrópico y monocomponente, adecuado para el sellado de juntas con movimiento y juntas de unión tanto para aplicaciones interiores como exteriores, y tanto para superficies verticales como horizontales. De acuerdo con las dimensiones estimadas de las juntas y los movimientos esperados (10 mm).

Se aplicará con pistola, procediendo inmediatamente a su alisado superficial aplicando una ligera presión de manera que se adhiera perfectamente al soporte y se eliminen las posibles burbujas que se hayan podido formar. Para evitar desbordamientos y obtener un acabado óptimo, se aconseja proteger la junta mediante cinta adhesiva y retirarla inmediatamente tras el alisado del sellador.

## 691a.4.- Medición Y Abono

La medición y el abono de la unidad de sellado de juntas se realizará conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Medición de longitud realmente colocada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye materiales, transporte y colocación además de todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución, incluso reparaciones locales, colocación, ajuste. |

# Artículo 691b.- Sellado de juntas de estanqueidad con perfil elastomérico

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 691 del PG-3.

## 691b.1.- definición

Como separación entre módulos de muros en la infraestructura, así como entre prelosas en la superestructura, se dispondrán juntas capaces de admitir los movimientos requeridos en dichos puntos consiguiendo la impermeabilidad necesaria.

Podrán a tal fin emplearse las juntas indicadas en los planos o cualesquiera otras que cumplan los requisitos anteriormente indicados y las condiciones señaladas seguidamente, y siempre que cuenten con la aceptación de la Dirección Facultativa.

En particular deberán presentar una estanqueidad total frente al agua, para lo que se han previsto dispositivos elásticos especiales para su sellado.

A efectos contractuales, se define las unidades de obra:

| Código |  | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| UCC07JD001 | m |  | Sellado de la junta mediante fondo de junta y masilla hidroexpansiva, medios auxiliares necesarios, Totalmente terminada. |

## 691b.2.- materiales

Las juntas se han proyectado mediante sellado. Los elementos constituyentes son:

- Fondo de junta

- Imprimación del cajeado

- Masilla hidroexpansiva

- Mortero epoxi de unión con el hormigón y nivelación

## 691b.3.- Ejecución

La colocación de las juntas de sellado se realizará con la siguiente secuencia de operaciones:

- Saneo de los bordes de junta.

- Limpieza de las juntas y bordes de hormigón.

- Controles

- Regeneración de bordes

- Protección de los bordes de junta

- Colocación del fondo de junta

- Imprimación

- Aplicación de la masilla hidroexpansiva

El sellado de las juntas se realizará en toda la longitud de la junta a sellar.

## 691b.4.- Medición Y Abono

Las unidades de juntas se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados de cada tipo, y en sus precios estarán incluidos reparaciones locales, la colocación, ajuste, y todo tipo de materiales auxiliares empleados en la unión de dichas juntas con los hormigones.

# Artículo 691c.- Sellado de juntas de estanqueidad con perfil hidroexpansivo

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 691 del PG-3.

## 691c.1.- definición

Como separación entre módulos de muros en la infraestructura, así como entre prelosas en la superestructura, se dispondrán juntas capaces de admitir los movimientos requeridos en dichos puntos consiguiendo la impermeabilidad necesaria.

Podrán a tal fin emplearse las juntas indicadas en los planos o cualesquiera otras que cumplan los requisitos anteriormente indicados y las condiciones señaladas seguidamente, y siempre que cuenten con la aceptación de la Dirección Facultativa.

En particular deberán presentar una estanqueidad total frente al agua, para lo que se han previsto dispositivos elásticos especiales para su sellado.

A efectos contractuales, se define las unidades de obra:

| Código |  | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| UCC07JD001 | m |  | Sellado de la junta mediante fondo de junta y masilla hidroexpansiva, medios auxiliares necesarios, Totalmente terminada. |

## 691c.2.- materiales

Las juntas se han proyectado mediante sellado. Los elementos constituyentes son:

- Fondo de junta

- Imprimación del cajeado

- Masilla hidroexpansiva

- Mortero epoxi de unión con el hormigón y nivelación

## 691c.3.- Ejecución

La colocación de las juntas de sellado se realizará con la siguiente secuencia de operaciones:

- Saneo de los bordes de junta.

- Limpieza de las juntas y bordes de hormigón.

- Controles

- Regeneración de bordes

- Protección de los bordes de junta

- Colocación del fondo de junta

- Imprimación

- Aplicación de la masilla hidroexpansiva

El sellado de las juntas se realizará en toda la longitud de la junta a sellar.

## 691c.4.- Medición Y Abono

Las unidades de juntas se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados de cada tipo, y en sus precios estarán incluidos reparaciones locales, la colocación, ajuste, y todo tipo de materiales auxiliares empleados en la unión de dichas juntas con los hormigones.

# Artículo 691d.- Sellado e impermeabilización de juntas

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 691 del PG-3.

## 691d.1.- definición

Como separación entre muros de estribos y losa del tablero, existen juntas de dilatación de la estructura que contienen barras de armado y chapas de neopreno en su interior, se dispondrán juntas elásticas capaces de admitir los movimientos requeridos en dichos puntos consiguiendo la impermeabilidad necesaria de forma que se protejan las barras de armado.

Podrán a tal fin emplearse las juntas indicadas en los planos o cualesquiera otras que cumplan los requisitos anteriormente indicados y las condiciones señaladas seguidamente, y siempre que cuenten con la aceptación de la Dirección Facultativa.

En particular deberán presentar una estanqueidad total frente al agua, para lo que se han previsto dispositivos elásticos especiales para su sellado.

A efectos contractuales, se define las unidades de obra:

| Código |  | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| UN06DR005 | dm3 |  | Sellado de juntas existentes mediante colocación de fondo de junta e inyección de sellador elástico a base de poliuretano Masterseal SL 468 de BASF o similar, totalmente terminado. |

## 691d.2.- materiales

Para el sellado e impermeabilización de juntas se emplearán los siguientes materiales:

- Fondo de junta.

- Masilla elástica poliuretánica fluida.

Este material tiene las siguientes características:

  - Gran elasticidad, capacidad de recuperación y resistencia a la fatiga.

  - Muy buena resistencia a la intemperie, al envejecimiento y a los rayos U.V.

  - Buena resistencia a ciclos de congelación/descongelación y a sales de deshielo.

  - Resistente a combustibles (cumple especificaciones de la norma SS-S-200 E Tipo H).

  - No rigidiza con el tiempo incluso a temperaturas entre -30°C y +80°C.

  - Fluidas. Gran facilidad de aplicación.

  - Resistentes a la putrefacción y a los microorganismos.

  - Elevada resistividad eléctrica.

## 691d.3.- Ejecución

La colocación de las juntas de sellado se realizará con la siguiente secuencia de operaciones:

- Saneo de los bordes de junta.

- Limpieza de las juntas y bordes de hormigón.

- Controles

- Regeneración de bordes

- Protección de los bordes de junta

- Colocación del fondo de junta

- Inyección de masilla elástica poliuretánica fluida.

El sellado de las juntas se realizará en toda la longitud de la junta a sellar, rellenando todos los huecos existentes entre las barras.

Se retirarán previamente las juntas de calzada que se encuentran sobre la parte superior de estas juntas y se colocará el fondo de junta desde la parte superior del tablero a una profundidad aproximada de, al menos, 15cm.

Tras la preparación de los soportes se procederá a realizar el saneo de los paramentos, de tal manera que en el momento de ejecutar el sellado de las juntas estén en perfectas  condiciones, para lo cual se eliminarán completamente manchas, partículas sueltas o mal adheridas, zonas carbonatadas, óxidos, restos de pinturas, desencofrantes, etc. Esta operación se realizará con ayuda de medios mecánicos como cinceles, martillos y rotopulidoras.

Después del saneo y limpieza se recomienda hacer sencillas pruebas (controles) que indiquen si los soportes están en condiciones óptimas para continuar el proceso de sellado. Algunas de estas pruebas pueden ser:

- Pasar la mano sobre la zona preparada y comprobar si hay polvo.

- Golpear con un martillo u otro objeto contundente para detectar zonas huecas o mal adheridas.

- Comprobar con un elemento cortante o punzante la cohesión, dureza y existencia de zonas degradadas del soporte de hormigón o mortero que se rayan fácilmente.

- Mojando con agua la superficie de hormigón o mortero se puede detectar la presencia de restos de desencofrante, tratamientos con siliconas u otros productos que den lugar a la formación de gotas o «perlas», fisuras imperceptibles a simple vista, así como obtener cierta idea de la porosidad y capacidad de absorción del soporte.

En caso de que se observe degradación del hormigón en los bordes de la junta, armaduras vistas u otros defectos típicos del hormigón, será preciso realizar una reparación (regeneración de bordes) para lo que se emplearán las técnicas y productos que ya se han descrito para las reparaciones localizadas de hormigón.

Se procederá entonces al sellado de la junta mediante masilla elástica poliuretánica fluida desde la parte inferior del tablero mediante máquina de alta presión air-less con una presión mínima de 52:1.

Las condiciones de aplicación de la masilla deberán tenerse en cuenta en los siguientes puntos:

- Se almacenarán los envases de los productos en lugares adecuados, a cubierto de inclemencias meteorológicas y a una temperatura aproximada de unos 15-20ºC.

- Se respetarán los intervalos de temperaturas de aplicación y los márgenes de humedad relativa del aire indicados en las fichas técnicas de cada uno de los productos a emplear.

En cuanto a la ejecución de los trabajos, en el momento en el que se vaya a aplicar la masilla, se deberá tener en cuenta que:

- Las temperaturas por debajo de +20ºC provocarán un endurecimiento y aumentarán la viscosidad de la resina, y por lo tanto los espesores aplicados y las dificultades de aplicación de la misma.

- Las temperaturas por encima de +20ºC reducirá la viscosidad, por lo que disminuirán los espesores aplicados y facilitará la trabajabilidad de la resina. Además incrementarán la velocidad de reacción reduciendo el tiempo de trabajabilidad y aumentando las resistencias mecánicas especialmente a corto plazo.

- En general se suspenderá la aplicación de productos cuando la temperatura del soporte de aplicación sea inferior a +5ºC o superior a +40ºC.

## 691d.4.- Medición Y Abono

La medición y el abono de la unidad de sellado e impermeabilización de juntas se realizará conforme a los siguientes criterios:

| Unidad de medida | Decímetro (dm3). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Volumen realmente ejecutado en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución, incluso reparaciones locales, colocación y ajuste. |

# Artículo 692.- Apoyos de material elastomérico

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 692 del PG-3.

La transmisión de las cargas del tablero a las pilas y estribos, se efectúa mediante apoyos elastoméricos de neopreno gofrados de las características fijadas en los planos. Podrán a tal fin emplearse apoyos de los tipos señalados en los planos o cualesquiera otros que cumplan las condiciones señaladas y no presenten contraindicaciones por dimensiones o cualquier otra característica opuesta a lo expresado en los planos, contando en todo caso con el visto bueno de la Dirección de Obra.

En el proyecto se prevé la sustitución de todos los aparatos de apoyo del tablero. El presente artículo de pliego describe las características de los nuevos apoyos a disponer así como las condiciones del proceso de sustitución de los apoyos, mediante elevación del tablero con gatos hidráulicos dispuestos sobre torres de apeo, incluyendo las operaciones de reconstrucción de las mesetas de nivelación (si procede) e inyección con resina de los apoyos para evitar su deslizamiento.

## 692.2.- Aplicación

El presente artículo será de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UN06SA003 | ud | Apoyo de neopreno gofrado por ambas caras de dimensiones: 400x600x55 mm, conforme a la Norma UNE en 1337 y marcado "CE", totalmente colocado. |
| UN010102 | ud | Levantamiento de tablero en estribos mediante 6 gatos para levantamiento de tablero con capacidad de 1.000 kN cada uno, incluida la colocación de captores electrónicos de desplazamiento, dotados de circuito eléctrico independiente, pupitre de control, bloqueo mecánico de seguridad y rótula, y central hidráulica electrónica, incluso 6 torres de apeo modulares de 1.000 kN de capacidad cada una y estructuras provisionales de cimentación, incluido el personal operario necesario y tiempo de alquiler para sustitución de apoyos, comprendiendo el levantamiento y posterior descenso de la estructura, totalmente ejecutado. |
| UN010302 | ud | Levantamiento de tablero en pilas mediante 12 gatos para levantamiento de tablero con capacidad de 1.000 kN cada uno, incluida la colocación de captores electrónicos de desplazamiento, dotados de circuito eléctrico independiente, pupitre de control, bloqueo mecánico de seguridad y rótula, y central hidráulica electrónica, incluso 12 torres de apeo modulares de 1.000 kN de capacidad cada una y estructuras provisionales de cimentación, incluido el personal operario necesario y tiempo de alquiler para sustitución de apoyos, comprendiendo el levantamiento y posterior descenso de la estructura, totalmente ejecutado. |
| UA010101 | ud | Reconstrucción de meseta de apoyo con mortero tixotrópico, incluso encofrado, inhibidor de corrosión y tratamiento de protección de las armaduras, totalmente ejecutada. |
| UA010102 | ud | Inyección con resina epoxi de la superficie de apoyo del aparato de neopreno con la estructura, totalmente ejecutada. |

## 692.3.- Descripción

Los trabajos incluidos en el presente artículo de Pliego son:

1.-	Estudio de la maniobra de elevación del tablero por parte de una empresa especializada y redacción del informe de procedimiento de la maniobra.

2.-	Ensamblaje e izado de las torres de apeo en la línea de apoyos a sustituir.

3.-	Elevación del tablero en la línea de apoyos a sustituir mediante gatos hidráulicos sincronizados.

4.-	Retirada del aparato de apoyo existente, despegándolo de tablero y meseta de nivelación.

5.-	Reconstrucción de la meseta de nivelación, si se ha demolido para la retirada del aparato de apoyo existente.

6.-	Colocación del nuevo aparato de apoyo.

7.-	Descenso del tablero.

8.-	Inyección del aparato de apoyo con resina en las chapas gofradas.

## 692.4.-	Materiales

Apoyos de neopreno

Todos los apoyos contarán con el marcado . Este marcado cumplirá las especificaciones de la Directiva 93/68/EC y el etiquetado estará impreso en el apoyo elastomérico o, cuando esto no sea posible, impreso en el etiquetado del producto, el empaquetado o los documentos comerciales adjuntos a los dispositivos.

El etiquetado    incluirá las siguientes características y especificaciones:

- Número de identificación del organismo de certificación

- Nombre y dirección del fabricante

- Dos últimos dígitos del año de inclusión del marcado   en el producto

- Número del certificado de conformidad (en caso de ser relevante)

- La identificación de la euronorma EN 1337-3

- El nombre y tipo del producto

El fabricante o su representante autorizado en el ámbito de la Unión Europea serán responsables de la inclusión del marcado  en los dispositivos.

El material elastomérico estará constituido por clorocaucho clorado completamente sintético (cloropreno, neopreno). No se admite el uso de caucho natural. Sus características deberán cumplir las especificaciones siguientes:

Dureza SHORE A (UNE 53548)	65 +/– 5

Módulo de deformación G frente a cargas lentas:

- 0,8 a 1,1 MPa

Resistencia mínima a tracción		16 Mpa

La resistencia a tracción será igual o superior a 16 MPa para piezas moldeadas para ensayo, e igual o superior a 14 MPa para testigos extraídos de los apoyos fabricados, todo ello conforme al método de ensayo ISO 37-Tipo 2.

Alargamiento mínimo en rotura	450%

La deformación última de rotura a tracción será igual o superior al 450% para piezas moldeadas para ensayo e igual o superior al 375% para testigos extraídos de los apoyos fabricados, todo ello conforme al método de ensayo ISO 37-Tipo 2.

El “compression set” será inferior a 30 conforme al método de ensayo ISO 815-Tipo A, realizado a 70ºC, durante 24h y al 25% de compresión.

La resistencia al desgarro será igual o superior a 10 kN/m conforme al método de ensayo ISO 34-Método A.

La variación máxima de estas características al ser sometido a un proceso de envejecimiento artificial en estufa a 100ºC durante 70 horas, será la siguiente:

Cambio en dureza SHORE (UNE 53548)	+ 5º

Cambio en resistencia a tracción		15%

Reducción en alargamiento máximo		- 25%

Las láminas de zunchado y las placas exteriores del apoyo se fabricarán con acero S-235 conforme a EN 10025, o bien de otro acero con deformación última de rotura superior.

En este caso, los neoprenos son además gofrados, es decir, constan de unas chapas lacrimadas o gofradas en las zonas superior e inferior del apoyo elastomérico. El anclaje se efectúa de igual manera que ocurre con las barras corrugadas, sin utilizar piezas adicionales, gracias a que los apoyos van provistos en sus caras externas de dichas chapas gofradas de gran efecto antideslizante.

Fig.- 692.1: Esquema de neopreno gofrado.

Así, las superficies superior e inferior están tratadas de forma especial debido a que su empleo está indicado para cuando, en el caso de cargas estáticas, existen presiones mínimas inferiores a los 5N/mm2 aproximadamente. En este caso concreto, para su correcto funcionamiento debe existir una tensión mínima igual o superior a 0,3N/mm2.

Las dimensiones de los neoprenos gofrados a disponer son las indicadas en planos del proyecto.

Mortero tixotrópico de alta resistencia

Los parámetros generales del mortero requerido para la reconstrucción de las mesetas de apoyo serán los correspondientes a morteros de reparación de tipo R4 según la nomenclatura recogida en la norma EN-1504-3 (Reparación estructural y no estructural) y presentarán, como mínimo, las siguientes prestaciones:

| MORTERO REPARACIÓN R4 | Unidad | Requerimiento | Método de ensayo |
| --- | --- | --- | --- |
| Granulometría | Mm | Máximo 1,2 | EN 12192-1 |
| Espesores aplicables | mm | 5-75 | - |
| Agua de amasado | l/saco de 20 kg | Aprox 4,4 – 4,8 | - |
| Tiempo de trabajabilidad | Minutos | 45 - 60 | EN 13294 |
| Resistencia compresión a 1 día. | N/mm2 | ≥ 12 | EN 12190 |
| Resistencia compresión a 7 día. | N/mm2 | ≥ 25 | EN 12190 |
| Resistencia compresión 28 días. | N/mm2 | ≥ 35 | EN 12190 |
| Módulo E | MPa | ≥ 15000 | EN 13412 |
| Adherencia (28 días) | MPa | ≥ 1,5 | EN 1542 |
| Adherencia ciclos hielo-deshielo | MPa | ≥ 1,5 | EN 13687-1 |
| Resistencia carbonatación | mm | D ≤ hormigón de referencia | EN 13295 |
| Absorción capilar | Kg/m2h-0.5 | ≤ 0,5 | EN 13057 |
| Contenido en cloruros | % | ≤ 0,05 | EN- 1015-17 |
| Reacción al fuego | - | Clase A1 |  |
| Sustancias peligrosas | - | Cumplir con 5.4 |  |

Resina de inyección

La resina de inyección garantizará la completa adherencia del apoyo de neopreno al cajón metálico y a la meseta de nivelación de hormigón inferior. Se utilizará un adhesivo a base de resinas epóxicas de baja viscosidad y elevada fluidez que facilite su inyectabilidad. Además deberán tener excelente adherencia y elevadas resistencias mecánicas.

La resina garantizará una tensión tangencial de adherencia a los soportes (acero y hormigón) superior a 0,7 MPa, máxima tensión tangencial admisible del apoyo.

La utilización de otro tipo de resinas de otra naturaleza deberá ser expresamente autorizada por la Dirección de Obra, previa justificación de la idoneidad técnica de la resina propuesta para la aplicación en cuestión.

Los materiales de inyección utilizados dispondrán de marcado CE según la directiva 89/106CEE. Se comprobará su conformidad mediante una verificación documental que ratifique que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE son acordes a las especificaciones contempladas en el Informe Técnico.

## 692.5.- Ejecución

La operación de levantamiento del tablero será realizada por una empresa especializada en este tipo de maniobras, que acredite su solvencia mediante una relación de trabajos similares realizados. De forma preceptiva para la aprobación del procedimiento y medios de izado, la empresa especializada encargada de la maniobra de levantamiento del tablero presentará a la Dirección de Obra, a través del Contratista adjudicatario, un protocolo detallado del proceso de izado, incluyendo:

-	La capacidad máxima prevista de los gatos

-	Los cálculos justificativos de las torres de apeo para las reacciones máximas previstas

-	La secuencia de operaciones y programación de los trabajos

-	La elevación máxima del tablero

-	Los parámetros de control de la operación.

y cuantas otras especificaciones técnicas le sean solicitadas por la Dirección de Obra.

Para la operación de levantamiento se utilizarán gatos hidráulicos de 1000 kN de capacidad mínima. Se dispondrán 12 gatos para el levantamiento simultáneo de los apoyos correspondientes a una línea de pilas de un tablero, y 6 gatos para el levantamiento simultáneo de los apoyos de un estribo.

Habida cuenta de las holguras disponibles en cabeza de pila, que se reducen hasta 80 mm por motivo del peralte transversal de cada tablero, se ha previsto la disposición de torres de apeo junto a cada pila y estribo para la realización de las operaciones de izado, según el esquema definido en Planos.

Estas torres se arriostrarán convenientemente entre sí y al paramento de las pila o estribo. Cada torre de apeo tendrá capacidad para soportar una reacción máxima transmitida por el gato de izado de 1000 kN. Las torres serán de tipo modular, con piezas fácilmente ensamblables, de forma que la operación de montaje y ubicación de las torres de apeo pueda realizarse en un máximo de dos jornadas diurnas de trabajo. Las torres se cimentarán sobre un bastidor metálico provisional, que garantice que las presiones máximas transmitidas no superan 0,6 MPa si apoya sobre la acera existente ó 1,0 MPa si apoya sobre pavimento de calzada.

Se ubicará un gato sobre cada una de las torres y se levantará el tablero con un izado sincronizado de todos los gatos. Éstos tendrán una capacidad mínima de 1.000 kN y una carrera de, al menos, 50mm.

El pistón de los gatos tendrá una cabeza de diámetro mínimo 125 mm, para ser conforme a los cálculos de resistencia frente a carga transversal del alma realizados en proyecto. La empresa especializada encargada de la maniobra podrá utilizar, de forma debidamente justificada, chapas de reparto que incrementen la longitud de introducción de la carga en el alma metálica, a fin de mejorar la resistencia de ésta frente a la reacción concentrada del gato.

En cualquier caso, se tendrá especial precaución en la correcta ubicación de los gatos bajo el eje del alma, a fin de asegurar la ausencia de excentricidad en la introducción de la reacción sobre ésta.

El levantamiento del tablero en una línea de pilas o en estribos se realizará sin tráfico alguno circulando por el puente. Para ello, se ha previsto en proyecto la realización de los oportunos desvíos de tráfico a través de vías laterales, tal y como se refleja en planos, y la realización en periodo nocturno de las operaciones de elevación. Igualmente se evitará la presencia de maquinaria o acopios sobre el tablero que pudieran incrementar el peso a levantar sobre el valor teórico determinado en proyecto.

Durante todo el proceso de levantamiento se observará la estructura, en especial la losa sobre el tablero, asegurándose de que no se observa ninguna anomalía estructural. Si se observase alguna anomalía o si la presión en los gatos se desviase de forma significativa, se interrumpirá inmediatamente el proceso de levantamiento.

El puente se levantará un máximo del orden de 30 mm en cada línea de apoyo sobre su posición actual, asegurando que tal elevación habilita holgura suficiente para retirar el aparato de apoyo existente y ubicar el nuevo con comodidad y seguridad. La operación de levantamiento se realizará mediante un sistema de elevación completamente instrumentado: captores electrónicos de desplazamiento con circuito eléctrico independiente, pupitre de control, bloqueo mecánico de seguridad y central hidráulica electrónica.

Una vez levantado el tablero, se procederá a la retirada de los apoyos existentes, para lo cual será necesario despegar la resina dispuesta entre el apoyo y el tablero. Si fuera necesario para poder retirar el apoyo, se picarán las mesetas de nivelación sobre las cabezas de pilas.

Si para retirar el neopreno ha sido necesario demoler parte de la meseta, ésta se reconstruirá con un mortero de alta resistencia y fraguado rápido según especificaciones de Pliego. La aplicación del mortero se realizará con paleta, paletín o llana respetando los espesores indicados en la ficha técnica correspondiente. El acabado superficial se conseguirá con fratás de madera, poliestireno expandido, con llana o esponja en el momento en que haya endurecido suficientemente.

Se respetarán las temperaturas de aplicación indicadas en las fichas técnicas de cada uno de los productos a emplear. Asimismo se respetarán también los márgenes de humedad relativa del aire si los hubiese. En general se suspenderá la aplicación cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5ºC o superior a 40ºC.

Una vez retirados los aparatos de apoyo antiguos se colocarán los nuevos. Si durante el proceso de retirada ha sido necesario demoler parte de la meseta, el neopreno se colocará cuando el mortero de nivelación haya alcanzado una resistencia mínima de 8 MPa. Se colocará asimismo, mientras el mortero de nivelación esté fresco para que engarce correctamente con la chapa gofrada. No deberá haber restos del encofrado que sirvió para hormigonar estas bases y la superficie deberá estar perfectamente limpia.

Se extremará el cuidado de las tolerancias geométricas en el proceso de colocación de los aparatos de apoyo. A este efecto se seguirán con todo detalle las especificaciones indicadas en los planos. En su defecto, se tomarán las medidas de buena ejecución indicadas en las "Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de carretera" del MOPU (1982), así como en la “Nota Técnica sobre aparatos de apoyo en puentes de carretera” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (1995). El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección Facultativa el proceso previsto para la nivelación y ejecución de los aparatos de apoyo. Asimismo, deberá poner en conocimiento de la misma los controles geométricos efectuados durante el proceso de colocación. Dichos controles serán realizados a primera hora de la mañana o por la noche, antes de que los efectos térmicos en el puente sean de cierta entidad. En cuyo caso la instalación de dichos apoyos deberá realizarse forzosamente por la noche o a primeras horas de la mañana.

Seguidamente, se procederá al descenso controlado del tablero y a la reapertura al tráfico. Por último, se inyectará con resina la superficie de apoyo del neopreno y el cajón metálico. Si el neopreno gofrado se colocó sobre las mesetas de apoyo existentes se inyectará también la chapa entre el apoyo y el mortero de la meseta.

## 692.6.- Medición y abono

La medición y abono de las unidades de aparatos de apoyo, levantamiento de tablero, reconstrucción de meseta de apoyo e inyección de superficie entre tablero y apoyo se realizarán conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Unidad (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras. |
| Forma de medición | Unidades realmente ejecutadas. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

# Artículo 693.- Tubos de Polietileno

## 693.1. 	Aplicación

Las prescripciones de este Artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU09AP010 | m | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coextruída, de doble pared nervada exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, rigidez anular mínima de 16 KN/m2 (SN mayor o igual a 16 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad. |
| mU18BA385 | m | Suministro e instalación de tubería verde de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086 de 110 mm. de diámetro, sin incluir excavación y relleno de zanja. |

Se incluye en esta unidad de obra:

- El suministro de los tubos de polietileno de alta densidad para aligeramiento de aceras, con las dimensiones y características indicadas en los planos.

- La colocación y conexión de los tubos, incluyendo las piezas especiales necesarias.

- La ejecución de las pruebas de estanquidad

- El relleno de hormigón de refuerzo hasta cubrir completamente la generatriz superior del tubo en las zonas de cruce bajo calzada, según se indica en planos.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.

## 693.2. 	Materiales

Los tubería de polietileno de alta densidad será de 63 mm de presión nominal de 6 bares fabricado según norma UNE EN-12201. Siendo los tubos suministrados por el fabricante de 100 m.

El collarín de toma para PN 6 será de fundición dúctil

Las propiedades del material utilizado en todo caso deben cumplir con las características técnicas exigidas en el presente pliego y aprobadas por el director de obra.

El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas que debe cumplir el polietileno de forma que pueda garantizar el cumplimento de las características exigibles a corto y largo plazo. Estas características se determinarán de acuerdo a las Normas UNE correspondiente.

El material empleado en la fabricación de piezas especiales tales como codos, bifurcaciones, cambios de sección, manguitos, será el mismo que el de los tubos o de calidad superior.

El Contratista estará obligado a justificar estructuralmente los tubos en función de las acciones previsibles en cada tramo de tubería.

El fabricante o proveedor de los tubos contará con sello de calidad del producto, conforme a las Normas UNE de aplicación y reconocido ante un organismo competente de acreditación.

## 693.3. 	Ejecución

###### 693.3.1.   Suministro, transporte y manipulación.

Las condiciones generales de la tubería de polietileno son las siguientes:

Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección perpendicular a su eje longitudinal.

Estarán exentos de rebabas, fisuras y granos y presentan una distribución uniforme del color.

Todos los elementos de la tubería llevarán grabados de forma indeleble los distintivos y marcas siguientes:

- Distintivo de fábrica.

- Diámetro nominal, en mm.

- Presión de timbre, en kp/cm2.

- Espesor nominal

- Número de identificación, que permita conocer el historial de su fabricación.

- Fecha de terminación de la fabricación del tubo.

El suministro de cada partida se acompañará de un albarán de entrega en el que se detallará:

- Características geométricas del tubo: longitud, diámetro nominal, espesor.

- Sello de calidad del suministrado o, en su defecto, certificado de garantía que acredite la realización de los ensayos de recepción según la normativa UNE de aplicación.

En el transporte de tubos de material termoplásticos se debe tener en cuenta:

- Se transportarán en camiones donde se debe evitar que la caja tenga protuberancias o bordes rígidos o agudos que puedan dañar a los tubos.

- Cuando se carguen tubos de diferente diámetro se colocarán en la parte inferior aquellos de mayor tamaño y espesor por lo tanto más pesados, para evitar riesgo de deformaciones.

- En la manipulación de los tubos debe tenerse en cuenta el riesgo de rotura de los extremos achaflanados y de las embocaduras. No deben ser arrasados por el terreno, ni colocados haciéndolos rodar por rampas. Cuando se utilice maquinaria en su manipulación, todos los elementos de contacto deben ser de material blando.

- Cuando los tubos se descarguen de los vehículos no deben ser arrojados al suelo, deben ser bajados cuidadosamente y colocados en filas cuando vayan a ser almacenados.

- Los tubos se descargarán cerca del lugar donde deban ser colocados y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.

- Si se realiza acopio o almacenamiento de tubos sobre el terreno se comprobará que éste es consistente y lo suficiente liso para que los tubos se apoyen en toda su longitud sin el riesgo de que piedras y otros salientes agudos puedan dañarles.

-	Durante su permanencia en la obra, antes de su recubrición, los tubos deberán quedar protegidos de acciones o elementos que puedan dañarles, como tránsito o elementos con bordes agudos o punzantes. Igualmente se evitará que estén expuestos durante largo tiempo a condiciones atmosféricas en que puedan alterar las características de los materiales que lo componen.

###### 693.3.2.   Puesta en obra

Los tubos deberán transportarse, apilarse y manejarse en obra con las adecuadas garantías y será de cuenta del Contratista cualquier tipo de defecto que a juicio del Director de Obra aparezca en los citados tubos, de manera que reduzca ostensiblemente la capacidad portante o resistente al ataque de las aguas.

Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo.

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües en la excavación en caso necesario.

Camas de hormigón

Las características geométricas y mecánicas de las camas de hormigón a emplear deberán figurar en el proyecto, debiendo en general tener las siguientes características:

- espesor mínimo bajo la generatriz inferior del tubo de unos 10 a 15 cm

- resistencia característica no inferior a 15 kN/m2

- tamaño máximo del árido no mayor de la cuarta parte del espesor de la cama bajo el tubo

- ángulo de la cama de apoyo de 90º a 180º

En las zonas de uniones, la cama se interrumpirá en un tramo de unos 80 cm como mínimo y, en su caso, deberá profundizarse la excavación del fondo de la zanja hasta dejar bajo la tubería el espacio suficiente para la ejecución de las uniones.

La cama de hormigón se construirá con los tubos colocados en su posición definitiva, apoyados sobre calzos que impidan movimientos en la tubería y debiendo asegurar el contacto del tubo con el hormigón en toda la superficie de apoyo.

Una vez instalada la tubería se efectuará el relleno y compactado de la zanja por capas, distinguiendo dos zonas: la baja y la alta.

En la zona baja, que alcanzará una altura de unos 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo, se empleará relleno seleccionado, con un tamaño máximo recomendado de 3 cm, colocándose en capas de pequeño espesor, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95% del Próctor normal.

En la zona alta se empleará relleno adecuado, con un tamaño máximo recomendado de 15 cm, colocándose en tongadas horizontales, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 100% del Próctor normal.

El material del relleno, tanto para la zona alta como para la baja, podrá ser, en general, procedente de la excavación de la zanja a menos que sea inadecuado.

###### 693.3.3. Juntas y uniones.

Las condiciones que deben cumplir las condiciones siguientes:

- Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar las resistencias de los tubos.

- Durabilidad de los elementos que la componen.

- Se debe garantizar la estanquidad de las juntas para la presión de trabajo estimada.

Las longitudes de tuberías que se montarán, serán las definidas en los planos del Proyecto. Para ello, el Contratista fabricará los necesarios tramos rectos de tubo de longitudes más cortas que las estándar.

Se prohíbe el empleo de cuñas de piedra o de madera que puedan desplazarse.

Una vez finalizada la instalación, total o parcial, de la tubería y con anterioridad al relleno de la zanja se realizarán las pruebas de estanqueidad. El Contratista suministrará todo el personal, equipo y material necesario para las pruebas.

Los tapones o bridas ciegas a usar en las pruebas serán de proyecto y construcción adecuados para resistir la presión de prueba, sin ocasionar daños o torsiones excesivas en el tubo. Dichas bridas ciegas deben ser fácilmente desmontables, para poder continuar el montaje de la tubería. El Contratista pondrá especial cuidado en la sujeción y arriostramiento de todas las bridas, etc. para evitar cualquier movimiento al aplicar la presión de prueba. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán estar anclados.

## 693.4.	Recepción.

El fabricante está obligado a facilitar información técnica sobre la naturaleza, origen y propiedades de todas las materias que integran el producto acabado, así como el proceso de fabricación de los tubos y accesorios, de los procedimientos y medios del control de calidad que realiza, con indicación de laboratorios, registros de datos y demás aspectos relacionados con las propiedades del producto y la regularidad de sus características.

En especial deberá justificar los valores de las características a largo plazo, datos experimentales de partida y métodos de extrapolación en el tiempo empleados. Así mismo hará referencia a los ensayos de larga duración efectuados.

El fabricante está obligado a declarar por escrito los valores referentes a las características o propiedades del producto acabado, que en todo caso deben ser iguales o superiores a las especificadas en el PCTP.

El fabricante especificará y garantizará los valores de todas las características físicas y mecánicas.

## 693.5. 	Control de calidad

Se realizarán dos tipos de pruebas sobre el producto acabado

- Ensayos y pruebas para verificar las características declaradas por el fabricante.

- Ensayos y pruebas de recepción del producto.

Los ensayos que tendrán que realizarse son:

- Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas

- Comprobación de dimensiones y espesores.

- Ensayo de estanqueidad.

- Características mecánicas.

La responsabilidad respecto a la calidad del producto es exclusiva del fabricante, por lo que este deberá implantar en fábrica sistemas de control de calidad eficientes, con laboratorios de ensayos adecuados, y llevar un registro de datos, que estará en todo momento a disposición del director.

El Director de Obra se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisos para el control de las diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de este pliego.

A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por sí mismo a la fabricación de los tubos, deberá hacer constar este derecho de la Propiedad en su contrato con el fabricante.

En caso de que la Dirección de Obra admitiera el empleo de tubos de un fabricante o proveedor que no disponga de sello de calidad, el Director de la Obra podrá exigir al Contratista el certificado garantía de que se efectuaron en forma satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados en la fabricación cumplieron las especificaciones correspondientes.

Con independencia de que los tubos estén en posesión del citado sello de calidad, el Director de la Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo cual el Contratista avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estos ensayos de los que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior.

Cada entrega en obra de los tubos y elementos será acompañada de un albarán especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen y deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados en el Plan de Obra, o en su caso por el Ingeniero Director.

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos serán rechazadas.

Los ensayos de recepción, en el caso de que el Director de las Obras lo considere oportuno, podrán sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos de estanqueidad, aplastamiento y flexión longitudinal del lote a que pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación que garanticen las propiedades anteriores.

Respecto al tipo de juntas propuestas, el Director de Obra podrá ordenar ensayos de estanqueidad de tipos de juntas. En este caso, el ensayo se hará en forma análoga al de los tubos, disponiendo dos trozos de tubo, uno a continuación del otro, unidos por su junta, cerrando los extremos libres con dispositivos apropiados y siguiendo el mismo procedimiento que para los tubos, se comprobará que no existe pérdida alguna.

###### 693.5.1. Ensayos.

Los ensayos se realizarán según se describen en las Normas UNE de aplicación para características y dimensiones de tuberías.

Las tolerancias en el diámetro exterior medio, medido en el tubo, será siempre en mas, y su cuantía viene dada por la fórmula Dm = 0,1 + 0,0015 DN redondeado al 0,1 mm más próximo, por exceso, con un valor mínimo de 0,2mm

Para tubos de espesor nominal mayor de 6,6 mm, la diferencia máxima admisible entre el espesor medio y el nominal (e) será siempre positiva y no excederá de 0,1e.

## 693.6. 	Aceptación final

| Parámetros de aceptación final | Criterio | Norma / procedimiento |
| --- | --- | --- |
| Tolerancia diámetro exterior del tubo | La tolerancia será inferior al valor medio obtenido de la siguiente fórmula Dm = 0,1 + 0,0015 DN. | Medición con regla |
| Tolerancia en el espesor del tubo | +10% de su espesor nominal. | Medición con calibre |
| Deformación transversal | Será inferior al 5% del diámetro nominal. | Medición con regla |

## 693.7. 	Tratamiento de No Conformidades

El incumplimiento de los parámetros de aceptación indicados en el apartado anterior motivará el rechazo del tubo o partida de tubos afectada, debiéndose suministrar tubos nuevos, todo ello a costa del Contratista.

Para ello se clasifica el material por lotes, de acuerdo con lo que establece anteriormente, realizando las pruebas establecidas, de tal forma que los resultados obtenidos se asignan al total del lote.

Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas en este pliego, así como las dimensiones y tolerancias definidas serán rechazados. Cuando una muestra no satisfaga una prueba se repetirá la misma sobre dos muestras más del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechaza el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas en bueno.

## 693.8.	Medición y abono

Para la medición y abono de las unidades de obra de este artículo se han establecido las siguientes condiciones:

| Unidad de Medida | Metro (m) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos (2) decimales |
| Forma de medición | Los tubos de polietileno se medirán por metros (m) de longitud de su generatriz inferior, descontando las longitudes de las interrupciones debidas a arquetas, registros, etc. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio comprende todos los conceptos que se incluyen en la definición de la unidad de obra. |

# Artículo 693a.- Andamios y protecciones (ver también Embalse de la Peña)

## 693a.1.-	Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UN00107 | m | Andamio metálico anclado a la losa, con ocupación mínima posible en el tablero y máxima de 3,80 m y ancho mínimo libre de trabajo de 1,70 m, para trabajos sobre la superficie del tablero. Incluido módulo colgante que permita trabajos puntuales bajo la losa con capacidad para un operario y respetando los gálibos mínimos. Incluido sistema de protección frente a lanzamiento de elementos contra el tráfico, el vial inferior y terceros. Se incluye el transporte de ida y vuelta de material, el montaje y desmontaje (8 usos, uno para cada voladizo) y el alquiler diario del material, incluso desmontaje y recolocación. |

Se definen como andamios los armazones que permiten la seguridad de los trabajadores y de terceros durante la ejecución de las obras. En este caso, se considera igualmente como un elemento de protección colectiva que evita la proyección de partículas durante la ejecución de los trabajos de hidrodemolición. Esto se conseguirá mediante la implantación de paneles opacos unidos al habitáculo definido por el andamiaje, que no permitan el paso de las posibles partículas proyectadas.

Adicionalmente el andamio contará con un módulo colgado del borde o un sistema similar definido por el Contratista, que permita los trabajos de los operarios por debajo del ala de la losa, garantizando la seguridad de los trabajadores y que evite la afección del tráfico de los viales inferiores durante la ejecución de las obras.

No obstante, este último módulo podrá ser sustituido por otro sistema constructivo definido por el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra, que permita los trabajos a realizar por debajo del ala de la losa recogidos en los distintos capítulos de este proyecto. El sistema alternativo deberá de permitir la correcta ejecución de los trabajos por parte de los operarios así como garantizar su seguridad mientras éstos se llevan a cabo. Igualmente el sistema deberá de garantizar la nula o muy reducida afección al tráfico en los viales inferiores. En cualquier caso, y tal y como ya se ha indicado, el procedimiento constructivo propuesto por el Contratista deberá estar aprobado por parte de la Dirección de Obra.

Igualmente, la definición del sistema de andamiaje anclado de la zona superior para protección colectiva de los operarios y para protección de terceros frente a proyecciones, le corresponderá al Contratista, debiendo realizar los cálculos pertinentes y debiéndose aprobar la solución final en todo caso por parte de la Dirección de Obra.

En cumplimiento de la Resolución Circular 3/2006 sobre medidas a adoptar en materia de seguridad en el uso de instalaciones y medios auxiliares de obra, el Contratista presentará el proyecto de instalación del medio auxiliar previamente a su utilización. Éste será un proyecto específico completo redactado por un técnico titulado competente con conocimientos probados en estructuras de al menos 5 años acreditado mediante currículo firmado y visado por el Colegio Profesional al que pertenezca. Este documento se incorporará como anejo al Plan de Seguridad y Salud de la obra.

## 693a.2.-	Ejecución

La ejecución incluye las operaciones siguientes:

- Proyecto del andamio y cálculos de su capacidad portante por cuenta del Contratista. Éste deberá adjuntar los cálculos del medio auxiliar a la Dirección de Obra.

- Preparación y ejecución del andamio y protecciones

- Transporte y suministro a obra del andamio y protecciones

- Montaje y desmontaje del andamio y los distintos elementos de protección anti proyecciones para las distintas fases constructivas presentes en el proyecto

- Retirada y transporte del andamio y protecciones

Salvo prescripción en contrario, el sistema de andamiaje propuesto, deberá ser capaz de resistir el peso total propio y el de las cargas previsibles en obra, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre el sistema.

Los andamios tendrán la resistencia y disposición necesarias para que, en ningún momento, los movimientos locales dificulten la ejecución de las obras ni supongan una disminución de la calidad de éstas.

Los andamios deberán proporcionar un espacio de trabajo que se encuentre completamente cubierto, contando con dos paramentos verticales laterales y un techado opacos mediante la disposición de elementos de protección, que junto con la propia losa proporcionen un entorno de trabajo completamente estanco que evite la proyección de cualquier tipo de partículas durante la ejecución de la hidrodemolición.

Las características geométricas del sistema de andamiaje en sección transversal, deberán de cumplir que se disponga al menos 1,70 m de anchura libre en el interior del susodicho espacio de trabajo y una altura libre de al menos 2,20 m. El Contratista deberá de proponer un sistema que, cumpliendo las características geométricas indicadas del espacio de trabajo, suponga un ancho mínimo total en sección transversal del sistema de andamiaje y no se supere en ningún caso los 3,80 m totales, con el fin de garantizar los desvíos provisionales propuestos para la ejecución de las obras.

Los sistemas de protección dispuestos en el andamiaje serán igualmente definidos por el Contratista, incluidos el material, forma, disposición, etc., de tal forma que garanticen la estanqueidad del sistema frente a las posibles proyecciones de hormigón a gran velocidad que se produzcan debido a la hidrodemolición. En cualquier caso, el sistema de protección también deberá de ser aprobado por parte de la Dirección de Obra.

Los andamios se construirán sobre los planos de detalle que prepare el Contratista; quien deberá presentarlos a examen de la Dirección de Obra, al menos con un mes de antelación, con sus cálculos justificativos detallados y firmados por un técnico competente.

La Dirección de Obra podrá ordenar el aumento de la capacidad resistente o de la rigidez de la estructura del andamio si lo estimase necesario, sin que por ello quede el Contratista eximido de su propia responsabilidad, debiendo tener en cuenta para ello las siguientes condiciones generales:

  - Los elementos que forman el andamio, incluidas las uniones atornilladas o soldadas entre ellos, han de ser suficientemente rígidos y resistentes para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estáticas y dinámicas que comporte la ejecución de las obras.

  - Los arriostramientos deben tener una rigidez compatible con la estabilidad del andamio.

Los andamios estarán constituidos por perfiles laminados, palastros roblonados, tubos, etc., sujetos con tornillos, o soldados. Para la utilización de estructuras desmontables, en las que la resistencia en los nudos esté confiada solamente al rozamiento de collares, se requerirá la aprobación previa del Director.

CONDICIONES DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

La ejecución de las obras se realizará siguiendo las operaciones indicadas en las prescripciones técnicas previstas en la documentación presentada. Se tendrán en cuenta las siguientes condiciones de ejecución:

  - El montaje del andamio se ha de efectuar por personal especializado.

  - La D.O. puede ordenar, si lo considera necesario, una prueba de carga del andamio hasta un 20% superior al peso que habrá de soportar. Las pruebas de sobrecarga se han de efectuar de manera uniforme y pausada. Se ha de observar el comportamiento general del andamio siguiendo sus deformaciones.

## 693a.3.-	Medición y abono

Para la medición y abono del andamio especial para la hidrodemolición se seguirán los siguientes criterios:

| Unidad de medida | Metros (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros (m) de andamio ejecutados. |
| Abono | El sistema de andamiaje se abonará en metros lineales realmente ejecutados, correspondiente a la longitud del voladizo del puente. |
| Criterios complementarios | En este precio estarán incluidos todos los materiales necesarios para su correcta ejecución, el proyecto y/o cálculo del andamio, la mano de obra, maquinaria y medios auxiliares durante las operaciones de montaje y desmontaje, transporte, alquileres, nivelación, tapado de juntas, prueba de carga, y retirada de todos los elementos. |

# Artículo 693b.- Visera de protección de catenaria

## 693b.1.-	Definición

Las viseras protectoras para catenarias están destinadas a cubrir los cables de la catenaria en la zona próxima a un paso superior que pueda ser accesible fácilmente desde el mismo, configurando una medida de seguridad.

## 693b.2.-	Aplicación

Las prescripciones de este artículo serán de aplicación en las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 0701 | ud | Colocación de nueva visera de catenaria incluidos los medios auxiliares necesarios. |
| 0702 | m | Metro lineal de protección, modificación y reposición de catenaria. Incluido aislantes, piezas y medios auxiliares necesarios para su completa reposición. |

## 693b.3.-	Descripción de los trabajos

El presente artículo engloba las siguientes operaciones:

- Disposición  de anclajes para la sujeción de la catenaria

- Colocación de la visera de la catenaria.

## 693b.4.-	Ejecución

Se realizará el replanteo sobre el paramento de los puntos de anclaje de la visera de protección, para proceder posteriormente a la ejecución de los taladros y disposición de los elementos de anclaje y sujeción. Posteriormente se colocará la visera comprobando su fijación y nivelación, sin afectar a ningún elemento de la estructura ni de la catenaria.

## 693b.5.-	Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Posición incorrecta de la visera | No se aceptará, se corregirá los gastos irán a cuenta del contratista. |

## 693b.6.-	Medición y Abono.

El abono de esta unidad se realizará conforme a los siguientes parámetros:

| Unidad de medida | Unidades. |
| --- | --- |
| Grado de precisión | El exacto. |
| Forma de medición | Unidad colocada. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

# Artículo 694a.- Reposición o sustitución de juntas elastoméricas de calzada.

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 694 del PG-3 (O.M. de 28-12-99).

## 694a.1.-	Definición

Como separación entre tablero de puente y los estribos se dispondrán juntas de calzada capaces de admitir los movimientos requeridos en dichos puntos, y que corresponden a los valores máximos de los movimientos indicados en los planos a partir de su colocación supuesta idealmente a 20ºC.

Las juntas elastoméricas son dispositivos diseñados para absorber los movimientos de estructura. Sus funciones principales son las siguientes:

Asegurar que los movimientos totales del puente sean proyectados sobre las juntas sin deteriorar los elementos estructurales.

Ser impermeables y evacuar el agua del tablero de forma rápida y segura.

No deben ser fuentes de ruidos, impactos y vibraciones al soportar el tráfico.

- Las juntas de dilatación para puentes están fabricadas con elastómero reforzado. El material elastomérico utilizado le confiere una gran resistencia a los agentes externos, manteniendo su capacidad elástica y de absorción, resistiendo al desgaste, abrasión, temperatura, intemperie, etc.

- Disponen de una armadura interior de acero, diseñada para evitar la deformación del plano de rodadura, dándole la rigidez adecuada. El conjunto se ancla a la estructura por medio de pernos, que se aprietan con arandelas zincadas y tuercas autoblocantes. Una vez montadas las fijaciones mecánicas, se sellan adecuadamente para proporcionar  contuinuidad a la banda de rodadura.

Podrán a tal fin emplearse las juntas indicadas en los planos o cualesquiera otras que cumplan los requisitos anteriormente indicados y las condiciones señaladas seguidamente, siempre que cuenten con la aceptación de la Dirección Facultativa.

## 694a.2.-	Aplicación

El presente artículo será de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| cC07JD001 | m | Junta de perfil elastomérica hasta 100 mm de recorrido, con banda elástica de recogida de agua, incluso impermeabilización de superficie de tablero en banda de posicionado de junta, medios auxiliares necesarios, totalmente ejecutada. |
| cC07JD030 | m | Junta de acera con banda estanca elástica de recogida de agua, incluso impermeabilización de superficie de tablero en banda de posicionado de junta, medios auxiliares necesarios, totalmente ejecutada, incluso demoliciones en acerado para preparación de la superficie y en parte proporcional de medios auxiliares para su completa ejecución. |

- La unidad de junta de acera con banda elástica es de aplicación en la materialización de la prolongación de la junta elastomérica de la calzada en la zona del pedestal. Está constituida por un perfil de caucho comprimido que permite el movimiento de la junta, pero no las filtraciones de agua.

## 694a.3.-	Materiales

Las juntas de calzada móviles estarán constituidas por material elastomérico reforzado con acero, y siendo admisibles, asimismo, blindajes y/o refuerzos consistentes en aluminio o aleaciones ligeras de alta resistencia.

En los casos de juntas de calzada fija y juntas de acera, se emplearán perfiles en panel constituidos por material elastomérico, de características debidamente contrastadas.

A igualdad de características se estimará su elección en base al grado de impermeabilidad ofrecidos por las juntas.

En esta unidad también se incluye el uso de una banda elástica TPE, tipo Mapeband TPE o similar. Estas son las siglas de Poliolefinas Elastoméricas Termoplásticas, que es la denominación de un grupo específico de poliolefinas que combinan las propiedades de la tecnología de los polímeros termoplásticos y los sintéticos.

- Entre dichas propiedades se encuentra la capacidad de ser “soldado en frío” mediante adhesivos de contacto, tipo Adesilex o similar, que permiten la realización de solapes de forma ágil entre bandas o en las uniones con piezas especiales.

- Además, proporciona las siguientes capacidades:

- Permanece flexible en todo momento aún a bajas temperaturas.

- Proporciona una gran durabilidad bajo exposición a rayos UV.

- Excelente resistencia a los álcalis, al alquitrán, a la lavandina diluida y a las soluciones medianamente ácidas y salinas.

- Es excelente ya que asegura la impermeabilización sobre juntas y grietas que puedan mostrar movimiento de hasta 5,5 mm (7/32").

- De fácil instalación y compatible con Mapelastic™ así como también con sistemas de membranas impermeabilizantes a base de epoxi.

Propiedades de rendimiento del producto:

Colocación

La colocación de las juntas móviles de calzada se llevará a cabo una vez extendido el pavimento, efectuándose el corte y levantando del mismo en la zona de dicha junta, y la colocación y fijación mediante la preparación y vertido de mortero de epoxi para unión con los bordes del corte, en la zona señalada en los planos. Finalmente se procederá a su fijación al tablero del puente y a los estribos mediante los tornillos apropiados.

La colocación de las juntas de elastómero armado se realizará de la siguiente forma:

1. Retirada de los tramos de junta deteriorados y limpieza de la superficie. En caso de que sea necesario cortar el asfalto en el entorno de la junta, se realizará mediante cortadora de pavimento con disco de diamante, procurando refrigerar el disco con agua. El corte se realizará lo más recto posible con la profundidad adecuada para alcanzar el hormigón del tablero sin llegar a cortarlo. Posteriormente, utilizando un martillo rompedor, se eliminará el aglomerado entre cortes y se dejará una superficie con la rugosidad necesaria para garantizar una adherencia adecuada con el mortero.

2. Corte de los anclajes. Aunque se utilice el mismo tipo de junta, en ocasiones resulta más económico y sencillo realizar taladros y anclajes químicos a través de la junta.

3. Aplicación de resina de unión en la base del cajeado y/o mortero epoxi para la correcta nivelación y rectificación del soporte.

Si hjunta-nivel de asfalto > 7mm, se empleará mortero.

Si hjunta-nivel de asfalto < 7mm, se empleará resina.

4. Picado de meseta y zona de apoyo de la junta, limpieza del hormigón de la losa y ligero picado para obtener adherencia con los nuevos morteros de apoyo.

5. Impermeabilización y colocación del dren entre junta y asfalto.

6. Colocación de la junta, de forma que sirva de plantilla para taladrar los anclajes. Tras la realización de los mismos, se soplarán con aire comprimido, para eliminar los residuos derivados de dicha operación, garantizando así la adherencia de la resina que se verterá en los taladros para la posterior colocación de los pernos

7. Desmontaje de la junta, limpieza de los agujeros y sellado de los anclajes con resina.

8. Vertido del mortero o de epoxi, según espesor.

9.  Una vez haya fraguado el mortero, se colocarán los módulos de la junta centrados sobre la junta estructural y se encajarán las piezas, se nivelará o enrasará la junta con las tuercas de anclajes o rieles de nivelación.

10. Una vez alcanzada la resistencia del mortero de las mesetas, se tesarán los anclajes o rieles   y se sellarán las cabezas de anclaje.

11. Inyección de las mesetas de transición entre asfalto y junta.

Las juntas fijas de calzada y las juntas de acera, se llevarán a cabo efectuando los oportunos cajeados durante la ejecución de la losa del tablero y de los estribos, de manera que se puedan utilizar posteriormente los perfiles elastoméricos con sus oportunos materiales de pegado.

Encima de estos elementos se dispondrá una lámina impermeabilizadora debidamente sellada a la losa, como protección adicional al paso del agua. Posteriormente, en el caso de aceras se ubicarán los tubos y elementos de fijación de las aceras, bordillos, etc. definitivos de estas zonas.

La empresa suministradora de las juntas deberá obligatoriamente efectuar la corrección necesaria para corregir los desvíos debidos a las dilataciones térmicas correspondientes al momento de la instalación respecto a los valores medios que han servido para su dimensionamiento en este proyecto (+20º C, en estado neutro), debiendo previamente aprobarse la propuesta correctora por la D. Facultativa.

## 694a.4.-	Medición y abono

Las unidades de obra de ejecución de junta se medirán y abonarán de acuerdo a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metros (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros (m) de junta realmente ejecutados. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. Incluye también todas las operaciones de preparación y levantado de junta existente. |

# Artículo 694b.- Reposición o sustitución de juntas de calzada de betún modificado. (ver pliego la paz)

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 694 del PG-3 (O.M. de 28-12-99).

## 694b.1.-	Definición

Las juntas de betún modificado, “junta chicle”, son juntas plastoelásticas, constituidas por una mezcla en caliente de betún modificado con elastómeros y árido silíceo o basáltico.

La operación que recoge este artículo consiste en la restitución de las condiciones operativas de la junta de dilatación de calzadas degradadas por aflojamiento, por  roturas parciales o por cualquier otra circunstancia que afecte al normal discurrir del tráfico, incluidas aquellas que se hallen en condiciones que puedan hacer esperar próximas averías, aunque por el momento no representen deterioro alguno.

Asimismo, se busca conseguir nuevamente estanqueidad e impermeabilidad en estos puntos conflictivos del tablero.

## 694b.2.-	Aplicación

El presente artículo será de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| cC07JD020 | m | Junta de de betún modificado, con banda elástica de recogida de agua, incluso impermeabilización de superficie de tablero en banda de posicionado de junta, medios auxiliares necesarios, totalmente ejecutada. Incluso demolición de mezcla bituminosa y picado de tablero de hormigón. |
| cC07JD030 | m | Junta de acera con banda estanca elástica de recogida de agua, incluso impermeabilización de superficie de tablero en banda de posicionado de junta, medios auxiliares necesarios, totalmente ejecutada, incluso demoliciones en acerado para preparación de la superficie y en parte proporcional de medios auxiliares para su completa ejecución. |

- La unidad de junta de acera con banda elástica es de aplicación en la materialización de la prolongación de la junta de betún de la calzada en la zona del pedestal. Está constituida por un perfil de caucho comprimido que permite el movimiento de la junta, pero no las filtraciones de agua.

## 694b.3.-	Descripción

Este artículo hace referencia a las siguientes operaciones.

Demolición del firme a ambos lados de la junta.

Saneo y limpieza de la zona mediante chorreado con arena.

Regularización de la superficie con mortero.

Colocación de la banda TPE y sellado con adhesivo.

Protección de las altas temperaturas de la banda TPE y su adhesivo mediante mortero de altas resistencias.

Calentamiento del firme mediante lanza térmica.

Colocación y recubrimiento de la chapa metálica de distribución sobre el mortero de protección de la banda TPE.

Extendido de mástico bituminoso en capas de 4-5 cm.

Compactación de la junta.

## 694b.4.-	Materiales

El material utilizado en la unidad de obra objeto de este artículo consiste en una mezcla asfáltica, de aplicación en caliente, a base de betunes modificados con elastómeros. A continuación se describen las características prestacionales del material:

Aspecto: Pastoso.

Color: Negro.

Olor: Débil.

Punto de ebullición: 100º C (agua).

Punto de inflamación: Superior a 250º C.

Solubilidad en agua: Insoluble.

Densidad: Aprox. 1.4 g/cm3.

Estabilidad: Estable a temperatura ambiente. Evitar temperaturas  superiores a 210 ºC.

Productos de descomposición peligrosos: Humos, vapores irritantes.

Capacidad estructural y cinemática, para soportar los esfuerzos y absorber sin fisurarse los movimientos horizontales de  ±25mm y verticales de ±3mm, en respuesta a cargas de tráfico pesado y las acciones especificadas en las Instrucciones de Puentes.

Adaptables a esviajes ≤45º.

Se valora que, en condiciones normales de servicio, las partes que forman la junta no sean alteradas por la corrosión, el envejecimiento, la luz o las sales de deshielo, garantizando una vida útil de 5 años.

Notable elongación elástica, alto coeficiente de dilatación y de ductilidad mecánica.

Resistencia suficiente para evitar roturas locales con grandes huecos o levantamientos parciales.

Resistencia a la fatiga, el desgaste  y al envejecimiento

Calidad y continuidad de la rodadura en la superficie del tablero, sin necesidad de tratamientos antideslizantes adicionales.

Estanqueidad total en toda la anchura de la junta, incluidas aceras, barreras y el encuentro con el tablero, permitiendo garantizar un alto grado de imperbeabilidad.

Elementos no metálicos deben resistir los ataques atmosféricos y productos químicos habituales en la calzada.

Elementos metálicos insensibles a la oxidación o con la protección adecuada para evitarla (galvanización en caliente o en frío, imprimación con resinas epoxi apropiadas, disposición de láminas de material elastomérico…).

Facilidad de inspección y mantenimiento.

Anchura de la junta comprendida entre 350 y 550 mm.

El espesor, entre 6 y 10 cm, debe ser aproximadamente igual al 1/5 del ancho del cajeado.

En esta unidad también se incluye el uso de una banda elástica TPE, tipo Mapeband TPE o similar. Estas son las siglas de Poliolefinas Elastoméricas Termoplásticas, que es la denominación de un grupo específico de poliolefinas que combinan las propiedades de la tecnología de los polímeros termoplásticos y los sintéticos.

- Entre dichas propiedades se encuentra la capacidad de ser “soldado en frío” mediante adhesivos de contacto, tipo Adesilex o similar, que permiten la realización de solapes de forma ágil entre bandas o en las uniones con piezas especiales.

- Además, proporciona las siguientes capacidades:

- Permanece flexible en todo momento aún a bajas temperaturas.

- Proporciona una gran durabilidad bajo exposición a rayos UV.

- Excelente resistencia a los álcalis, al alquitrán, a la lavandina diluida y a las soluciones medianamente ácidas y salinas.

- Es excelente ya que asegura la impermeabilización sobre juntas y grietas que puedan mostrar movimiento de hasta 5,5 mm (7/32").

- De fácil instalación y compatible con Mapelastic™ así como también con sistemas de membranas impermeabilizantes a base de epoxi.

- Propiedades de rendimiento del producto:

## 694b.5.-	Ejecución

El método de trabajo para la retirada y sustitución de las juntas de calzas incluirá las siguientes operaciones:

- Señalización de las obras, ocupación de los carriles.

- Estudio del rango de movimientos admisibles: Verificación de la idoneidad de la tipología de la junta.

- Fresado del aglomerado en la zona de junta, aburjardado de la losa.

- Eliminación de la junta deteriorada, cortando los espárragos de unión con el tablero y retirando la junta.

En esta etapa se procede a la extracción de la junta existente y del aglomerado necesario para llegar a una anchura de 35 a 55cm centrados sobre la junta. Esta operación se realiza en tramos sucesivos de forma que se permita el tráfico durante las obras.

La profundidad del cajeado será igual al espesor del pavimento y no menor de 6-7 cm. Una vez realizado el cajetín, se limpia el tablero y se regulariza su superficie si es necesario.

Si la junta preexistente fuera también de betún modificado, esta etapa consistiría en el corte y picado de la junta original. Se procederá a cortar con máquina de disco de diamante, a la profundidad adecuada, y a continuación se retiraría el aglomerado entre cortes y se procedería a preparar adecuadamente la superficie de fondo de la caja, mediante repicado mecánico.

- Limpieza de la zona de trabajos, con aire a presión, utilizando picos, palas, etc.

- Montaje de la nueva junta de dilatación.

No debe utilizarse con temperaturas inferiores a 8°C, ni con pavimento húmedo.

Preparación del cajeado. Con mortero especial de alta resistencia y previo tratamiento de la superficie del fondo de la caja con resinas de unión, se colocará una capa de recrecido o nivelación hasta alcanzar la cota adecuada.

- Cuando el cajetín se realiza por serrado del pavimento debe asegurarse que su geometría es la correcta para recibir la junta proyectada.

- Terminar el cajetín con una limpieza absoluta, sin restos de imprimación asfáltica, lechada, manchas o material suelto.

Instalación en la abertura de la junta un cordón de caucho compresible y colocación de una chapa de acero galvanizado anclada en un lado, centrada sobre la junta. Es posible que antes de esta tarea deba realizarse una preparación de bordes para que el cordón quede correctamente alojado.

Si no se coloca el cordón anterior, se puede preparar la junta mediante una lanza térmica que proyecta un chorro de aire caliente sobre la fisura y sus labios, el cuál producirá, un calentamiento de la superficie interna de los mismos a una temperatura entre 80° y 100°C favoreciendo sin aplicar llama directa, la perfecta unión con el producto de sellado.

Asimismo, para el correcto drenaje de la junta, como se explica con mayor detalle más abajo, se colocará por debajo de la chapa metálica una banda elástica de sellado e impermeabilización, tipo Mapeband TPE o similar, a modo de babero, para evacuar adecuadamente el agua que se pudiese filtrar hasta ella.

Relleno con el ligante y el árido por tongadas, seguir vertiendo hasta rellenar todos los huecos existentes. La temperatura del ligante deberá ser de 165° aproximadamente. Los áridos deben estar precalentados par no enfriar la mezcla en la puesta en obra. Una vez que está rellena la caja y se ha enfriado hasta la temperatura adecuada, se compactará.

Sellado superficial  y extensión de una fina capa de árido silíceo de 3mm de tamaño máximo.

- Repavimentación, incluyendo la zona de la junta.

SISTEMA DE DRENAJE DE JUNTA

Para garantizar la impermeabilidad se dispondrá de un babero de recogida de aguas que las canalice y evite su paso por la superficie de la estructura. El fuelle deberá ejecutarse de forma que permita adaptarse a los movimientos de la junta, y resistir las acciones correspondientes, incluso la fatiga y las generadas por cuerpos extraños que puedan introducirse (suciedad, roedores, aves, etc), así como presentar accesibilidad y facilidad de limpieza y mantenimiento. Su instalación se realizará correctamente para garantizar una durabilidad similar a la prevista para la propia junta.

Se utilizarán bandas elásticas TPE, tipo Mapeband TPE o similar. Estas son las siglas de Poliolefinas Elastoméricas Termoplásticas, que es la denominación de un grupo específico de poliolefinas que combinan las propiedades de la tecnología de los polímeros termoplásticos y los sintéticos.

El procedimiento de aplicación de este elemento es el siguiente:

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

•	 Las superficies deben estar libres de aceite, grasa, pintura, polvo, escamas y materiales friables, y deben estar en plano.

•	 Se deben retirar todas las pinturas y capas finales mediante limpieza abrasiva o amolado. Esta operación es crítica para superficies que previamente han sido tratadas con resinas poliéster, epoxi o poliuretano o que están conformadas por material vidriado.

•	 Si se aplica Mapeband TPE o similar sobre superficies metálicas, se deben retirar todos los rastros de óxido, pintura, grasa, etc., mediante una limpieza abrasiva hasta obtener metal base.

•	 Al momento de aplicarse Mapeband TPE o similar, la superficie debe estar perfectamente seca.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Uso general

1. Aplicar la cinta de enmascarar a lo largo del perímetro exterior de la junta o grieta para obtener un área de 1cm (0.4") más ancha que el ancho de la banda TPE.

2. Extiender el adhesivo usado como agente de pegado dentro del área enmascarada. Aplicar uniformemente el adhesivo en un espesor de entre 1 y 2 mm sobre el sustrato donde la porción de “fieltro” de Mapeband TPE o similar tomará contacto con dicho sustrato. Evite aplicar el adhesivo dentro de la junta.

3. Coloque Mapeband TPE o similar sobre el adhesivo. Presione y suavice con llana para asegurar una adherencia adecuada. Use un rodillo o herramienta de acabado para retirar todas las arrugas, dobleces o burbujas de aire y asegure que haya un contacto uniforme con el sustrato.

4. Solape el borde de Mapeband TPE con Planibond AE o Mapelastic o similar adicional mientras que la primera aplicación está aún húmeda, cubriendo completamente la banda de tela con una nueva capa de adhesivo. Suavice el producto con una llana lisa.

5. Una vez que se haya aplicado una segunda capa de Planibond AE o Mapelastic o similar, retire lentamente la cinta de enmascarar. Mapeband TPE debe protegerse de cualquier daño que pueda sufrir (como por ejemplo perforaciones) durante el proceso de aplicación.

Tratamiento de juntas de movimiento

Si se prevén altos niveles de movimiento, se debe colocar Mapeband TPE en forma de “Ω” (omega) desde arriba hacia abajo dentro de la junta.

Entre dichas propiedades se encuentra la capacidad de ser “soldado en frío” mediante adhesivos de contacto, tipo Adesilex o similar, que permiten la realización de solapes de forma ágil entre bandas o en las uniones con piezas especiales.

Este material es reconocido por su excelente resistencia a las condiciones atmosféricas adversas y su capacidad de impermeabilización al agua y a los ácidos.

Propiedades

- Excelente resistencia a la oxidación y la intemperie, al ozono y a los disolventes hidrocarbonados.

- Campo de temperaturas: entre -35ºC y 140ºC.

- El CSM presenta una buena resistencia a la llama y es autoextinguible.

- Resistencia química; resistencia a la mayoría de los productos químicos inorgánicos, exceptuando cloro, ácidos concentrados y oxidantes. Moderada resistencia a los hidrocarburos alifáticos y aromáticos.

Sus especificaciones se desarrollan en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

## 694b.6.-	Recepción

La recepción de las unidades a las que aplica el presente artículo queda vinculada a la comprobación de las siguientes premisas:

Defectos de fabricación o inadecuada ejecución de la junta.

Fisuras que evidencien problemas confort en la rodadura o de falta de estanqueidad en la propia junta o en las entregas.

Falta de material en tramos del aparato de junta o módulos enteros.

Degradación del material aglomerado de los alrededores de la junta (cajeado): fisuras, grietas o cuarteamientos.

Alineación deficiente entre placas o chapas constituyentes de la junta que produce discontinuidad en la rodadura.

Se han retirado todos los residuos y ha quedado limpia la zona de actuación.

Se valora que, en condiciones normales de servicio, las partes que forman la junta no sean alteradas por la corrosión, el envejecimiento, la luz o las sales de deshielo.

## 694b.7.-	Control De Calidad

El contratista deberá llevar a cabo la siguiente verificación de los materiales y procedimientos.

Puntos a comprobar antes del comienzo de los trabajos.

Comprobación de la existencia y cumplimiento de las advertencias de las fichas de seguridad de los productos empleado.

Se cuenta con todos los materiales y herramientas para la realización del trabajo

Condiciones de almacenamiento: es conveniente mantenerlo en lugares secos y evitar la exposición prolongada al sol. No debe utilizarse con temperaturas inferiores a 8°C, ni con pavimento húmedo.

Puntos a comprobar durante la ejecución

Señalización está dispuesta de acuerdo con los supuestos previstos en la Norma de Señalización de obras. Instrucción 8.3.I.C. y manual de ejemplos de señalización de obras fijas del Ministerio de Fomento

En el montaje de la junta se siguen las instrucciones del fabricante.

  - Control de los ligantes bituminosos usados de acuerdo al tipo de mezcla, temperatura, aplicación, etc

  - Medición del ancho y profundidad de juntas

  - Notable elongación elástica, alto coeficiente de dilatación y de ductilidad mecánica.

  - Temperatura ambiental y de aplicación.

Para la resistencia a fatiga se valora: la concepción de los componentes, las uniones, las formas materiales y modo de fabricación de la junta.

En el enrase de la superficie de la junta con el pavimento menor de 1cm.

No ejecutar pendientes longitudinales en la zona de juntas ya que distorsiona el enrase como consecuencia de los movimientos horizontales del borde de los tableros.

Evitar elementos sueltos o con articulaciones mecánicas.

## 694b.8.-	Tratamiento De No Conformidades

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Defectos superficiales | Serán admisibles oquedades o protuberancias cuyas dimensiones máximas sean inferiores a seis milímetros (6mm) de extensión y un milímetro y medio de profundidad. Se admitirán rebabas en las líneas producidas por los trónqueles de menos de seis milímetros (6mm) de ancho, un milímetro y medio (1.5mm) de profundidad y cincuenta centímetros (50cm) de longitud. |
| Deterioro del sistema de drenaje |  |
| Separación insuficiente entre los anclajes y el borde del tablero o el muro estribo |  |
| Desnivelación entre el firme y la propia junta o entre ambos lados de la junta |  |
| Incorrecto espesor y anchura del relleno elástico que ocasiona excesivo hundimiento y abultamiento en los movimientos de apertura y cierre afectando al nivel de comodidad del tráfico |  |
| Degradación con expulsión de material en las bandas de transición o en pavimento |  |
| Colocación de un tipo de junta diferente al definido en el informe. | El Director de Obra exigirá la realización del plano correspondiente a la junta a colocar, recogiendo todos los detalles de colocación y reglaje expuestos anteriormente, revisando especialmente la estanqueidad, cuando ésta sea necesaria. |

## 694b.9.-	Medición Y Abono

La medición y el abono de la unidad de junta de betún modificado se realizará conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales |
| Forma de medición | Medición de longitud realmente colocada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye materiales, transporte y colocación además de todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución, incluso corte de pavimento y limpieza previa a la reposición. |

# Artículo 694c.- Junta bajo acera (ver pliego la paz)

## 694b.1.-	Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

C0311	m	Suministro y colocación de banda elástica de recogida de agua, incluso impermeabilización de la superficie del tablero en banda de posicionado de junta, preparación y limpieza de la superficie  y material y medios auxiliares. Totalmente terminada.

La unidad de junta de acera con banda elástica es de aplicación en la materialización de la prolongación de la junta elastomérica de la calzada en la zona de acera. Está constituida por un perfil de caucho comprimido que permite el movimiento de la junta, pero no las filtraciones de agua.

## 694a.2.-	Materiales

Las juntas de acera se materializarán mediante perfil de material elastomérico preformado, especialmente diseñado para el sellado de juntas de contracción y dilatación, capaz de soportar cargas dinámicas hasta un 100% de su tamaño original y al mismo tiempo mantener estanqueidad bajo presiones hidráulicas elevadas.

El sistema estará constituido por tres elementos esenciales:

- Perfil preformado de neopreno

- Adhesivo epoxídico de dos componentes

- Sistema de presurización del perfil durante el periodo de curado

A igualdad de características se estimará su elección en base al grado de impermeabilidad ofrecidos por las juntas.

En esta unidad también se incluye el uso de una banda elástica TPE, tipo Mapeband TPE o similar. Estas son las siglas de Poliolefinas Elastoméricas Termoplásticas, que es la denominación de un grupo específico de poliolefinas que combinan las propiedades de la tecnología de los polímeros termoplásticos y los sintéticos.

Entre dichas propiedades se encuentra la capacidad de ser “soldado en frío” mediante adhesivos de contacto, tipo Adesilex o similar, que permiten la realización de solapes de forma ágil entre bandas o en las uniones con piezas especiales.

Además, proporciona las siguientes capacidades:

- Permanece flexible en todo momento aún a bajas temperaturas.

- Proporciona una gran durabilidad bajo exposición a rayos UV.

- Excelente resistencia a los álcalis, al alquitrán, a la lavandina diluida y a las soluciones medianamente ácidas y salinas.

- Es excelente ya que asegura la impermeabilización sobre juntas y grietas que puedan mostrar movimiento de hasta 5,5 mm (7/32").

- De fácil instalación y compatible con Mapelastic™ así como también con sistemas de membranas impermeabilizantes a base de epoxi.

Propiedades de rendimiento del producto:

## 694a.3.-	Ejecución de las obras

En todo caso se ejecutará siguiendo las prescripciones establecidas por el fabricante de los productos a utilizar aprobadas por el Director de obra.

La ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes:

- Estudio del rango de movimientos admisibles: Verificación de la idoneidad de la tipología de la junta.

- Cajeado de la acera o zócalo de hormigón presente sobre la junta estructural.

Las dimensiones de este cajeado se estudiarán en relación a las características y especificaciones concretas que indique el fabricante del perfil.

En principio, cuando se ejecuten en periodo de elevadas temperaturas, en las que el puente se encontrará dilatado, el cajeado se realizará de ancho ligeramente inferior al ancho del perfil, de modo que el perfil se coloque precomprimido y que cuando el puente se contraiga al bajar las temperaturas la junta funcione correctamente y no quede abierta rápidamente.

Sin embargo, en época de bajas temperaturas, el cajeado se realizará de un ancho ligeramente superior al ancho del perfil, se colocará el perfil en el eje del cajeado y se rellenarán los bordes del cajeado con fondos de junta, de modo que cuando las temperaturas se incrementen y el puente se dilate el perfil no quede excesivamente comprimido.

- Ubicación de la banda TPE

La banda TPE a disponer bajo la junta de acera será la continuación de la banda TPE que se ha colocado en la junta de calzada.

Se debe garantizar que la pendiente es la adecuada para facilitar la escorrentía del agua recogida por esta banda y que llegue hasta la caldereta de desagüe prevista.

- Colocación del perfil de neopreno

En función de lo anteriormente indicado en relación a las temperaturas en el momento de la aplicación, el perfil se colocará precomprimido o sin precomprimir en el cajeado para garantizar el correcto funcionamiento del perfil en las contracciones o dilataciones esperadas.

- Sellado de la junta con masilla de poliuretano

Se garantizará la estanqueidad de la junta mediante el sellado con masilla de poliuretano en el entorno del perfil de caucho.

La empresa suministradora de las juntas deberá obligatoriamente efectuar la corrección necesaria para corregir los desvíos debidos a las dilataciones térmicas correspondientes al momento de la instalación respecto a los valores medios que han servido para su dimensionamiento en este proyecto (+20º C, en estado neutro).

## 694a.4.-	Recepción

Se procederá a la recepción de la unidad si se cumple:

- Se han empleado los materiales y las cantidades indicadas en el pliego y en las especificaciones del fabricante.

- Las dimensiones de los elementos de la junta son los indicados por el fabricante.

Criterios de aceptación o rechazo:

En el caso de no cumplir con el empleo de materiales indicados, las dimensiones establecidas y las prescripciones del fabricante se llevará a cabo el levantado de la junta y reposición en las condiciones establecidas por cuenta del contratista.

## 694a.5.-	Control de calidad

El contratista deberá llevar a cabo la siguiente verificación de los materiales y procedimientos.

Puntos a comprobar antes del comienzo de los trabajos.

- Comprobación de la existencia y cumplimiento de las advertencias de las fichas de seguridad de los productos empleado.

- Se cuenta con todos los materiales y herramientas para la realización del trabajo

- Condiciones de almacenamiento: es conveniente mantenerlo en lugares secos y evitar la exposición prolongada al sol. No debe utilizarse con temperaturas inferiores a 8°C, ni con pavimento húmedo.

Puntos a comprobar durante la ejecución

- En el montaje de la junta se siguen las instrucciones del fabricante.

  - Medición del ancho y profundidad de juntas.

  - Temperatura ambiental y de aplicación.

Para la resistencia a fatiga se valora: la concepción de los componentes, las uniones, las formas materiales y modo de fabricación de la junta.

En el enrase de la superficie de la junta con el pavimento menor de 1cm.

No ejecutar pendientes longitudinales en la zona de juntas ya que distorsiona el enrase como consecuencia de los movimientos horizontales del borde de los tableros.

Evitar elementos sueltos o con articulaciones mecánicas.

## 694a.6.-	Medición y abono

Las unidades de obra de ejecución de junta se medirán y abonarán de acuerdo con los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metros (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros (m) de junta realmente ejecutados. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. No incluye el levantado de junta existente. |

# Artículo 695.- Prueba de carga

## 695.1.- Definición

Con el fin de controlar la adecuada concepción y la buena ejecución del nuevo vano central de los tablero de la estructura mediante el examen de su comportamiento bajo las cargas de explotación, se llevará a cabo una prueba de carga de cada vano nuevo del proyecto y control de mediciones, de acuerdo con las directrices generales incluidas en las "Recomendaciones para la Realización de Pruebas de Carga de Recepción en Puentes de Carretera", del Ministerio de Fomento (D.G.C.), de 1999.

El Contratista Adjudicatario deberá presentar un proyecto de prueba de carga conforme a la citada Normativa una vez defina con precisión los vehículos que va a utilizar para la realización de dicha prueba.

## 695.1. 	Aplicación

Las prescripciones de este Artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UN0202051 | ud | Realización de prueba de carga en puente isostático de un vano >20m o en el primer vano de un puente de varios vanos isostáticos de luces >20m, incluso redacción previa de proyecto correspondiente. |

## 695.2. 	Materiales

Los camiones a utilizar en la prueba de carga cumplirán los requisitos establecidos en las citadas Recomendaciones, de forma que las solicitaciones teóricas elegidas sean prácticamente idénticas a las producidas por los vehículos previstos.

Los equipos de medida cumplirán lo especificado en dicha Recomendación, y serán manipulados por personal adecuadamente formado, de manera que los datos y resultados respondan fehacientemente a la respuesta de la estructura en las diferentes fases de carga.

## 695.3. 	Ejecución de la prueba

La obra se someterá a las pruebas de carga antes de abrirse al tráfico.

En el momento de iniciarse las pruebas, el hormigón de cualquier elemento resistente de la obra deberá haber presentado una resistencia superior a fck en los ensayos de rotura de probetas.

Antes de comenzar las pruebas se dispondrá de las características de los vehículos: dimensiones, cargas por eje y distancias entre vehículos con el fin de comprobar la adecuación con el proyecto previsto.

Antes de comenzar las pruebas se realizará una inspección general de la estructura, incluyendo aparatos de apoyo, juntas y elementos singulares: diafragmas, mamparas, celosías internas, etc.

Se comprobará, asimismo, que los elementos auxiliares de acceso a las zonas de control y trabajo estén correctamente adaptados con el fin de no retrasar o entorpecer el proceso de ensayo.

Se controlarán especialmente las condiciones generales del ambiente, especialmente los cambios climatológicos y de las situaciones de soleamiento, previo y durante el proceso de ensayo, determinando claramente los aspectos específicos de estos cambios.

La medición de flechas se realizará mediante flexímetros, colocados en los puntos de medida indicados en la Memoria de la Prueba de Carga, y flexímetros de contraste en los puntos de apoyo.

Al finalizar las pruebas se redactará un Acta en la que, además de las observaciones que pueda estimar oportunas el Director de la obra, se incluirá:

- Datos Generales.

- Personas asistentes, organismos y/o empresas a quienes representan, fechas.

- Descripción de la prueba.

- Estado de la obra previo a la realización.

- Movimientos medidos.

Se indicarán todos los detalles de interés que hayan sido observados en la inspección descrita.

## 695.4.	Medición y abono

Para la medición y abono de la prueba de carga se han establecido las siguientes condiciones:

| Unidad de Medida | Unidad (ud) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras |
| Forma de medición | Unidades de prueba de carga realizadas en obra |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio comprende todos los conceptos que se incluyen en la definición de la unidad de obra. Se incluye por tanto en el precio la realización de la prueba de carga con todos los elementos y medios necesarios para la correcta ejecución de la misma (sacos, camiones o cualquier otro) y la redacción del Acta de Prueba de Carga. Incluye también todos los trabajos topográficos para medida de flechas en la estructura. El precio incluye la realización de la prueba en todos los vanos del puente, incluso el vano isostático de acceso por Estribo 1. |

# Artículo 696.- Encofrados y moldes

## 696.1.-	Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU04G010 | m² | Encofrado de madera en anclajes, arquetas, cimentaciones de báculos o columnas, escaleras, etc. y en general paramentos de pequeños elementos para obras de urbanización, incluso desencofrado y limpieza. |
| mU04E010 | m² | Encofrado de madera en losas planas y forjados, colocado a cualquier altura, incluso desencofrado y limpieza. |

Los encofrados constituyen unidades de obra independientes de las unidades de los hormigones a que han de dar forma.

El uso de encofrado en paramentos ocultos se restringe sólo a las partes internas de estribos y costeros de zapatas y encepados. El resto de los paramentos se consideran como vistos.

No son objeto de este apartado los moldes-encofrado metálicos a utilizar en elementos prefabricados, estructurales u ornamentales, cuyas especificaciones y costes se hallan incluidos en la definición de la unidad de obra prefabricada correspondiente.

## 696.2.-	Materiales

Se podrán emplear para los encofrados ocultos moldes de chapa de acero o de madera, que tendrán la terminación superficial y el estado de conservación adecuado para conferir a las superficies del hormigón una buena regularidad además de la forma deseada.  Los encofrados vistos serán, en general, de tipo fenólico, salvo indicación expresa, pudiéndose aceptar también soluciones de chapa de acero galvanizada o bien de tablas lisas de madera tratadas con superficie de polyester, garantizándose que las superficies de hormigón queden perfectamente uniformes sin huellas de ninguna clase ni mancha alguna de color.

Los encofrados curvos de piezas de impostas, barandillas, fustes de pilas, esquinas redondeadas de muros, pilas, estribos, etc. serán de tipo metálico, pudiéndose plantear cualquier otra variante que proporcione una calidad final equivalente. Deberán recibir la aceptación expresa de la Dirección Facultativa, tras la realización de las oportunas pruebas.

El Contratista deberá efectuar las pruebas necesarias del tipo de encofrado visto a utilizar para recibir el visto bueno de la Dirección Facultativa, antes de proceder al inicio de su montaje.

En caso de no aceptarse el acabado por parte de la Dirección Facultativa, correrán por cuenta del Constructor los gastos de las operaciones necesarias para arreglar los defectos y conseguir el correcto terminado de la superficie.

Los encofrados serán lo suficientemente rígidos para que no se produzcan deformaciones ni "aguas" en la superficie.

El despiece y posición de los puntos y taladros de anclaje de los encofrados deberá ser obligatoriamente aprobado por la Dirección Facultativa antes de proceder a su montaje, efectuándose si así se considera conveniente por la Dirección Facultativa, las pruebas correspondientes sobre muestras de tamaño reducido. Las pruebas se usarán con dosificaciones de hormigones, aditivos y desencofrantes análogos a los que se vayan a utilizar en obra, así como con análogas condiciones de vibrado, curado y edad de desencofrado de los hormigones.

En los casos de paramentos vistos que, según los planos del Proyecto, incluyen estrías o berenjenos verticales y/o horizontales, el despiece de placas de encofrado deberá modularse y adaptarse a la secuencia y separación entre líneas de estrías, debiendo recibir la aprobación expresa de la Dirección Facultativa.

No se admiten achaflanados mediante berenjenos o placas laterales de encofrado que eliminen las aristas vivas o redondeadas indicadas en los planos.

El uso de productos desencofrantes, barnices antiadherentes, etc., no debe dejar ningún rastro o alteración de color en los paramentos vistos de hormigón. Su empleo deberá ser por tanto aceptado expresamente por la Dirección Facultativa que podrá exigir la realización de las oportunas pruebas.

En el caso de encofrados de tablero, el replanteo final de los mismos deberá incluir el esquema de contraflechas, cuando así quede previsto en los planos del Proyecto. En este caso, los valores de las contraflechas establecidas en proyecto deberán ser contrastadas y confirmadas por la Dirección Facultativa en función de los posibles cambios o variantes aceptados al Contratista respecto a las fases, secuencias y plazos de montaje previstos en el Proyecto.

Salvo indicación expresa en planos, la posición y número de las juntas de hormigonado de tablero y alzados de pilas y estribos, deberán ser propuestas por el Contratista y aceptadas por la Dirección Facultativa.

## 696.3.-	Ejecución

Antes de cada puesta las planchas de los encofrados vistos deberán ser enderezadas y repasadas de forma que la calidad de la superficie resultante sea análoga a un encofrado nuevo.

Los encofrados y moldes de madera se humedecerán previamente a procederse al hormigonado, para evitar que absorban agua del hormigón.

Es necesario prever una estanqueidad máxima al desplazar los encofrados, en el curso de la construcción. Podrá utilizarse, para asegurar esta estanqueidad, cualquier producto flexible (goma-espuma, yeso, etc.) siempre que después de desencofrar se elimine toda señal.

Previamente a la disposición del encofrado se someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa el despiece del mismo, la ubicación de puntos de agarre y el sistema a utilizar, con el fin de garantizar el buen acabado superficial del hormigón.

Todas las juntas de hormigonado deberán ser repasadas con piedra pómez u otro material análogo para que no se aprecien de ningún modo en la superficie del hormigón y ésta queden con apariencia de haber sido hormigonada de una sola vez.

Los encofrados, tanto externos como, en su caso, los correspondientes a aligeramientos internos de losas o cajones, deberán poseer la suficiente rigidez para resistir los empujes hidrostáticos del hormigón fluido con deformaciones inferiores a 1/1000 de la distancia entre aristas de los paneles, con objeto de no afectar sensiblemente a los recubrimientos ni producir combadura o bombeos apreciables.

Los posibles aligeramientos internos deberán fijarse convenientemente a la ferralla y/o paredes de encofrado para hacer frente al fenómeno de flotación por empuje hidrostático del hormigón fluido, ejecutándose si fuera preciso el hormigonado por fases para reducir la altura libre de empuje hidrostático a valores admisibles por el procedimiento de fijación, previa aceptación por la Dirección Facultativa.

En el caso de tableros postesados deberá procederse a la eliminación o liberación de los encofrados laterales de costeros, losas de voladizo, etc., con objeto de reducir al mínimo la coacción del encofrado al libre acortamiento elástico bajo la acción de las fuerzas de tesado. Los encofrados inferiores de las losas deberán ser de primera utilización, con ausencia de resaltos y recurriéndose en su caso al empleo de barnices antiadherentes o desencofrantes que minimicen este efecto.

Las cimbras deberán proyectarse para hacer frente al nuevo estado de cargas tras este desencofrado parcial.

## 696.4.-	Medición y abono

Para la medición y abono de los encofrados se seguirán los siguientes criterios:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón encofrada. |
| Abono | Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de precios para la unidad de aplicación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todas las operaciones necesarias para materializar formas especiales como berenjenos, cajetines, remates singulares definidos en planos, etc. También incluye el precio de las operaciones de desencofrado, así como puntales, andamiajes o cualquier otro tipo de estructura auxiliar necesaria para los correctos aplomo, nivelación y rasanteo de superficies. Los encofrados correspondientes a elementos prefabricados no serán de abono directo por considerarse incluidos en el precio de la unidad de la que forman parte. |

# Artículo 697.-	Imposta metálica

## 697.1.-	Definición

Se refiere este capítulo a las piezas metálicas laminadas que se colocan en el extremo lateral de los tableros de las estructuras objeto del presente proyecto, y a las cuales se unen los montantes de las barandillas.

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:

- Replanteo previo.

- Ejecución de anclajes mecánicos a la losa de hormigón.

- Colocación de la imposta metálica. La nueva imposta será de acero inoxidable e irá atornillada a los tacos de anclaje.

- Rejuntado de piezas si es necesario.

- Retirada de elementos auxiliares, apuntalamientos.

## 697.2.-	Aplicación

Las prescripciones de este artículo serán de aplicación en las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| cC05DR001 | m | Imposta para el borde del tablero incluyendo el preparado y la soldadura a la chapa lagrimada. Incluye también parte proporcional de medios auxiliares para la correcta ejecución de la unidad de obra. |

## 697.3.-	Materiales

Las impostas metálicas se realizarán con chapas de acero inoxidable de 5 mm de espesor mecanizadas y pintadas en taller; los pernos serán de acero grado 4.6 y de 12 mm de diámetro.

Las piezas tendrán los taladros definidos en los Planos para su propio anclaje al tablero de hormigón, con tolerancias suficientes para solventar posibles desviaciones durante la ejecución de las obras.

Los elementos de anclaje de la imposta al tablero serán tacos de anclaje mecánico. Cada anclaje deberá soportar una tracción mínima de diseño igual o superior a Fd=1,4 kN en todas las direcciones.

Los anclajes mecánicos podrán ser desatornillados para permitir el desmontaje de la imposta.

## 697.4.-	Ejecución

Las impostas se ejecutarán según la geometría y características representadas en los Planos del presente Proyecto.

Las impostas metálicas se suministrarán desde taller debidamente mecanizadas según indicación de la Dirección de las Obras.

Los tacos de anclaje se dispondrán tras la ejecución del zócalo de hormigón, una vez ha fraguado éste, y correctamente ubicados mediante replanteo. Una vez finalizado el proceso de hormigonado los tacos de anclaje deberán de fijarse mecánicamente con el fin de evitar movimientos y encajar correctamente con las piezas ejecutadas en taller.

La disposición y tipo de anclaje previsto en planos deberá adaptarse a las especificaciones del sistema de anclaje específico del proveedor de los tacos de anclaje.

Se comprobará sobre la imposta colocada y antes del enroscado final de los tacos definitivos que las aristas y elementos rectos no presentan curvaturas ni flechas superiores a un (1,0) cm medido con regla de cuatro (4,0) m. Las superficies no presentarán ralladuras ni desconchones de la pintura, debiendo presentar un tono uniforme todos los módulos de imposta. Se rechazarán aquellas piezas sobre las que se aprecien abolladura y las que no encajen correctamente con las piezas contiguas.

Cualquier daño que pueda producirse como consecuencia de la realización de las obras posteriores en la estructura, será reparado a su costa por el Contratista.

## 697.5.-	Medición y abono

La medición y abono de la unidad de obra de imposta metálica se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metros (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Longitud de imposta realmente colocada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. Así como su fabricación, suministro, transporte, colocación, nivelación y anclajes. |

# Artículo 698.- Anclaje químico (ver Pliego Manoteras A-1 para artículo de anclaje químico de barras, no de pernos de pretil)

## 698.1.-	Aplicación

El presente artículo es de aplicación al anclaje químico que se incluye en la unidad de pretil H4b/B/W4/0,90 (UN4cC08SC003), referida en el artículo 706 del presente Pliego.

Las prescripciones contenidas en esta cláusula son de aplicación a las unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mE05AM050 | ud | Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de profundidad y 14 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina HIT-RE 500 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la varilla roscada de 12 mm de diámetro y 110 mm de longitud con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C. |

También será de aplicación a los anclajes químicos que requeridos para la imposta metálica y para el pretil, que son necesarios para el correcto funcionamiento en la estructura objeto del proyecto según se indica en Planos, a pesar de que estén incluidos en la unidad de obra correspondiente.

## 698.2.-	Descripción de los trabajos

Los trabajos que se incluyen en la Unidad son:

- Replanteo de la posición de pernos de anclaje para asegurar su correcto posicionamiento, según planos de proyecto (no se permite, en ningún caso, que la placa de anclaje coincida con las juntas de dilatación de la estructura).

- Ejecución de los taladros en el tablero de hormigón.

- Limpieza de la zona tras la ejecución de los taladros pasantes en el tablero de hormigón para el elemento de anclaje.

- Suministro a obra de la pieza de anclaje de acero debidamente mecanizada.

- Sellado de la pieza de anclaje de forma que resulte estanca y sirva como encofrado perdido para la resina fluida.

- Replanteo y fijación temporal mediante elementos mecánicos de los pernos de anclaje para asegurar su correcto posicionamiento.

- Colocación de la resina en los taladros pasantes para fijar definitivamente el anclaje antes de proceder al hormigonado.

- Retirada de los elementos mecánicos de fijación una vez que la resina ha adquirido la resistencia suficiente para que el anclaje quede completamente sujeto.

- Tratamiento y protección de zonas afectadas por el soldeo.

- Todas las operaciones necesarias para revisar y comprobar la calidad de la soldadura y la perfección del montaje y de las alineaciones resultantes.

- Todas las operaciones previstas en el Plan de Control de Calidad definido en el Pliego.

## 698.3.-	Materiales

La empresa fabricante de los productos empleados en los trabajos descritos en la presente especificación, demostrará por escrito que su sistema de Aseguramiento de la Calidad es conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-ISO 9001 (Modelo para el Aseguramiento de la Calidad en el Diseño, Desarrollo, Producción, Instalación y Servicio Post- venta). Además posee la certificación de Gestión Medioambiental UNE- EN –ISO - 14.001.

En esta reparación se deberá ajustar todos los materiales a los requisitos de la norma europea EN 1504 parte 3, 4, 9 y 10, la cual define los principios, productos y sistemas recomendados para la reparación de estructuras de hormigón, adhesión estructural, sistemas generales de protección y reparación del hormigón y aplicación de los mismos.

La empresa aplicadora de los sistemas y productos especificados en la presente, debe de haber completado satisfactoriamente un programa de instrucción sobre su instalación/aplicación, conocer los métodos adecuados para la preparación del soporte y disponer de una autorización escrita del fabricante.

Por otra parte los operarios que intervengan en la reparación deberán disponer de carnet de aplicador homologado en sistemas de reparación estructural, vigente y expedida por una empresa externa al aplicador.

Los materiales deberán cumplir lo estipulado en la instrucción de acero estructural EA-E.

### 698.3.1.	Tipos de Aceros

Los tipos de aceros a emplear son los siguientes:

| Tipo | Empleo |
| --- | --- |
| Grado 4.6 | Tornillos/Pernos |
| S 275 JR | Placa de anclaje |

Se empleará acero del tipo S 275 JR, según definición del mismo contenido en la Norma EAE y UNE-EN 10027-1, ECISS IC 10(1993) y UNE-EN 10025. Los ensayos de recepción se ajustarán a lo previsto en la Norma EN 10045-1.

### 698.3.2.	Soldaduras

Se realizarán las soldaduras con estricta sujeción a lo establecido en la Norma UNE-ENV 1090 y a lo indicado en EAE. Los consumibles serán apropiados para las características de los materiales a soldar.

### 698.3.3.	Resina de anclaje de pernos

La adherencia entre acero y hormigón es necesaria para la interacción entre ambos materiales. Sin esta propiedad, el hormigón armado es inconcebible en sus aplicaciones, dado que la barra transmite tensiones al hormigón que le rodea por medio de la adherencia.

Además, la adherencia acero-hormigón influye sobre la rigidez de las piezas, y por tanto, sobre su deformabilidad.

El fenómeno de la adherencia tiene su origen en dos tipos de fenómenos: uno de naturaleza física (físico-química) y otro de naturaleza mecánica.

De los mecanismos físico-químicos se define la adhesión, fundamentada a partir de las fuerzas moleculares desarrolladas en las interfases de contacto.

De los mecanismos de adherencia de naturaleza mecánica, más importantes en valor absoluto, se encuentran los fenómenos de rozamiento y acuñamiento. El rozamiento se origina por la irregularidad de las superficies cuando se inicia un deslizamiento relativo entre ellas, y se generan unas tensiones tangenciales en la superficie de contacto.

La suma de adhesión y rozamiento confiere a las barras lisas la totalidad de la adherencia, resultando en cambio una parte relativamente baja de la capacidad total en el caso de los pernos o tornillos.

El fenómeno importante de adherencia cuando se trata de pernos, es el acuñamiento que sufre el hormigón al actuar contra él los frentes de la rosca.

En los pernos puede llegar a ser del 70% al 90% de la tensión última de adherencia. Ello significa que en los tornillos puede, simplificadamente, considerarse que la totalidad de tracción del perno se transfiere al hormigón a través de la rosca, ignorando la influencia de la adhesión y rozamiento.

Como norma general, resulta recomendable diseñar los anclajes de modo que su capacidad resistente se corresponda con la del acero y no con la del hormigón. Es decir, conviene garantizar que el acero sea capaz de alcanzar, ante solicitaciones imprevistas, una tensión equivalente a su límite elástico sin que, previamente se agote su capacidad adherente, recomendación que aún es de mayor interés si la solicitación es de naturaleza dinámica, pues es el modo de alcanzar un comportamiento más dúctil.

Para el dimensionamiento de anclajes pasivos en hormigón endurecido, se recomienda la formulación para anclaje de armadura longitudinal, descritos en la normativa EHE Apartado 66.5.2 así como Eurocódigo 2 Env 1992-1-1Apdo 5.2.3.2.

La resina a utilizar para conseguir estas características descritas deberá ser de tipo Masterflow 150 de BASF o similar.

Las características técnicas fundamentales de la resina de anclaje serán:

- Excelente fluidez y poder de relleno.

- Endurecimiento sin retracción.

- Una vez endurecido es resistente e impermeable al agua.

- Endurecimiento rápido.

- Excelente resistencia química.

Los datos técnicos de de la resina de anclaje serán:

- Densidad amasado: Aprox. 1,7 g/cm3

- Temperatura de aplicación (soporte y material):    De + 5 a +30  ºC

- Pot-life: Aprox. 30  minutos

- Tiempo de trabajabilidad: Aprox. 90 minutos

- Espesores aplicables: 3 cm  Máximo

- Resistencia a la temperatura:    Entre -20 a + 80 ºC

- Endurecido tras a +20ºC :    Aprox. 12 horas

- Totalmente cargable tras:    Aprox. 1  días

- Resistencia a compresión tras:

- 1 hora:    Aprox. 19  N/mm2

- 2 horas:   Aprox. 64 N/mm2

- 5 horas:   Aprox. 85 N/mm2

- 20 horas:   Aprox. 89 N/mm2

- 1 día:  Aprox. 100 N/mm2

- 7 días: Aprox. 113  N/mm2

- Resistencia a flexotracción a +20ºC   tras:

- 2 horas:  > 24 N/mm2

- 5 horas:  > 24  N/mm2

- 20 horas:  > 24 N/mm2

- 1 día:  > 24 N/mm2

- 7 días: > 24  N/mm2

## 698.4.-	Ejecución

Ejecución del elemento de anclaje de los pernos

DEFINICIÓN

El elemento de anclaje de los pernos se ejecutará en taller y será suministrado a obra como una pieza única para su colocación.

Cada uno de los elementos independientes de la pieza final (vainas y placa) deberán de presentar sus respectivos distintivos de calidad y marcado CE que garanticen las resistencias que se han asumido para la realización de los cálculos.

Comprende este trabajo el suministro, ejecución en taller y transporte a obra de todos los elementos de anclaje, e incluye también el ensamblaje de las piezas en el taller de la obra y su montaje.

Para este elemento serán de aplicación las siguientes normas:

Inspección de chapas por ultrasonidos Norma UNE 7278: 1978.

Calificación de soldadores. Norma UNE EN 287 Parte 1.

Calificación de las soldaduras por Rayos X. Norma UNE-EN 12517: 1998.

RECEPCIÓN DE MATERIALES

Con anterioridad a la fabricación en taller y al control de los sistemas de soldeo a emplear, se procederá a la homologación de los materiales de base y de aportación a utilizar, en presencia del Inspector del Laboratorio Responsable del Control, con arreglo a los siguientes criterios:

Recepción del material base

Todos los materiales deben ir acompañados de su certificado de control, emitido por el fabricante según la Norma UNE-EN 10021.

El certificado deberá acreditar la realización de todos los ensayos de comprobación de las características físicas, químicas y mecánicas que caracterizan al material base. Si no se hubieran realizado todos los ensayos correspondientes, será precisa la realización de éstos a cargo del Contratista.

Asimismo, y antes de que el material sea expedido por la Siderurgia, se procederá a la inspección de los productos de chapa por ultrasonidos, y, en su caso, curvas de transición del ensayo Charpy que amplían el ensayo estándar de resiliencia, quedando el material aceptado una vez realizados estos ensayos si los resultados son favorables.

En el apartado de Programa de Control de Calidad se establece el número de chapas a controlar por ultrasonidos, y el alcance de los ensayos de curvas de transición a realizar.

Recepción del material de aportación

De todas las partidas empleadas se exigirá el correspondiente Certificado de Calidad emitido, por el fabricante, donde expresamente deberá acreditar su compatibilidad con las características anticorrosivas del material base.

En caso de que el taller no pueda aportar los Certificados de Calidad de determinada partida de material, previamente a la puesta en obra del mismo deberá realizar los ensayos precisos para demostrar que el suministro es acorde al resto del material adecuadamente documentado.

La preparación de las probetas y realización de los ensayos de los materiales de aportación (electrodos, hilos y fundentes) propuestos por el constructor de la estructura metálica se realizará conforme a la Norma UNE-EN 1597-1:1998 (Consumibles para el soldeo. Métodos de ensayo. Parte 1: Conjunto para el ensayo de probetas de metal depositado en acero, níquel y aleaciones de níquel). Para el ensayo de resiliencia, se prepararán probetas tipo A según la Norma UNE 7475-1: 1992 (Materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy. Parte 1: Método de ensayo), siendo la temperatura de las probetas en el ensayo de 20º C.

PERSONAL: CUALIFICACIÓN DE LOS SOLDADORES

Todos los soldadores que vayan a intervenir en la ejecución soldada a mano tanto en fabricación en taller como en montaje en obra, estarán calificados aptos para las posiciones de soldeo y procedimientos en los que vayan a intervenir, según la Norma UNE EN 287 Parte 1 o en posesión del correspondiente certificado acreditativo de acuerdo con el código AWS D1.1.90 o equivalente.

Para la realización de las soldaduras de fabricación en taller serán admitidos los certificados que posean los soldadores, siempre que estos sean fijos del taller en que se realice la fabricación y en los límites establecidos por el código citado o equivalente, salvo mejor decisión por parte de la Supervisión o Dirección de obra. Si el soldador no pudiese certificar que no ha tenido interrupción de su trabajo o que este es inferior a seis meses seguidos no se aceptará su cualificación, debiendo el taller a su costa proporcionarle una nueva.

Se realizarán pruebas de cualificación de todo soldador que haya de participar en el montaje en obra, aunque éste posea un certificado equivalente de otra obra o taller. Con la única excepción de aquéllos que participaron en la fabricación en taller y para los que el Laboratorio Responsable del Control considere que no resultan necesarias.

El Laboratorio Responsable del Control podrá retirar las cualificaciones a cualquier soldador por baja calidad de su trabajo o incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en este documento. Deberá asimismo presenciar y dirigir la cualificación de los soldadores, sea en taller, en obra, o cualquier otro lugar.

El Taller metálico mantendrá al día los correspondientes registros de identificación de sus soldadores de forma satisfactoria, en los que figuran: nº de ficha, copia de homologación y marca personal. Esta documentación estará en todo momento a disposición del ingeniero director de la obra y/o sus representantes.

Cada soldador identificará su propio trabajo, con marcas personales que no serán transferibles.

Toda soldadura ejecutada por un soldador no calificado, será rechazada, procediéndose a su levantamiento.

En caso de que dicho levantamiento pudiese producir efectos perniciosos, a juicio del Inspector de la Dirección Facultativa, el conjunto soldado será rechazado y repuesto por el constructor de la estructura metálica.

PROCEDIMIENTO DE SOLDEO

Los procedimientos de soldadura requeridos deberán estar homologados por el taller o los montadores en obra según la norma UNE 288-1 o la AWS D1.1.90.

Se definirán ahí las técnicas operativas que serán empleadas en las diversas uniones soldadas a realizar, las cuales se ajustarán en todo a la norma AWS D1.1.90, y se comprobará la validez de sus parámetros para las soldaduras que se deben realizar (espesores, tipo de acero, posición, preparación de bordes, técnica, metal de aporte, fundentes, parámetros eléctricos, precalentamiento, etc). Si no se dispusiera de alguna homologación para alguna soldadura o se empleasen métodos distintos a los homologados se requerirá un nuevo certificado de homologación.

En el caso de soldaduras en obra, la dirección Facultativa establecerá los test de producción necesarios para verificar in situ los procedimientos de soldadura previamente homologados, que serán ensayados a costa del taller. No podrán emplearse bajo ningún concepto procedimientos distintos a los homologados. El Laboratorio Responsable del Control será el responsable del seguimiento y realización satisfactoria de estos test de producción.

Teniendo en cuenta el tipo de acero a emplear, se elegirán los consumibles con una composición química adaptada a las características anticorrosivas del material base, para lo cual se exigirá del fabricante de los electrodos, que expresamente lo indique en la documentación de los mismos (Catálogos y Certificados de Calidad).

Los "Procedimientos" homologables estarán exclusivamente constituidos por las técnicas indicadas a continuación o por combinación de ellas:

Soldadura manual al arco, con electrodos revestidos con bajo contenido de hidrógeno. Los consumibles estarán de acuerdo con las especificaciones AWS A5.1 ó AWS A5.5.

Soldadura automática con arco sumergido. Los consumibles estarán de acuerdo con las especificaciones AWS A5.17 ó AWS 5.23.

Soldadura semi-automática con protección gaseosa tipo MIG, TIG, MAG o similar. Los consumibles estarán de acuerdo con las especificaciones AWS A5.18 ó AWS A5.20.

Las soldaduras automática y semiautomática se emplearán en fabricación.

En obra se utilizará únicamente soldadura manual.

Las uniones soldadas a tope serán de penetración completa, salvo que en el plano se indique expresamente otra cosa. Todas las soldaduras manuales en taller o montaje serán efectuadas mediante el procedimiento de pasadas múltiples.

EJECUCIÓN EN TALLER

Trazabilidad

El taller garantizará la trazabilidad del 100% de los elementos, ya sean chapas, perfiles o pernos. El taller metálico entregará el procedimiento de trazabilidad para su control por la Dirección Facultativa. El Laboratorio Responsable del Control se responsabilizará del cumplimiento del mismo.

Planos de taller y montaje

La realización en taller se llevará a cabo de conformidad con los Planos y Pliegos de Condiciones del Proyecto, según los cuales el constructor metálico preparará obligatoriamente los planos de taller precisos para la ejecución de las piezas, con un mínimo de 2 semanas de antelación.

Estos planos de taller se someterán con un mínimo de dos semanas de antelación a la Dirección de Obra, para su conformidad, antes de dar comienzo a la ejecución en taller.  La aprobación de los mismos no exime de la responsabilidad que pudieran contraer por errores existentes. Contendrá de manera inequívoca:

Las dimensiones necesarias para definir exactamente todos los elementos de la estructura.

La forma y dimensiones de las uniones.

Las dimensiones de los cordones de soldadura y su orden de ejecución, así como la preparación de los bordes, métodos y posiciones de soldeo y los materiales de aportación a utilizar.

Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de las uniones que lo precisen.

Las calidades y diámetros de los posibles tornillos a emplear.

Los empalmes que por limitaciones de laminación o transporte sea necesario establecer.

Todos los elementos auxiliares que el taller prevea necesario disponer sobre los elementos metálicos para su manipulación y transporte.

El constructor metálico confeccionará los planos de ensamblaje en obra y montaje necesarios, con las marcas con que se señalan en cada tramo metálico, las piezas a ensamblar y montar en obra, para la mejor identificación de montaje. Todas las marcas se dispondrán en la parte correspondiente al interior de las vigas, evitando en lo posible el realizarlos en el exterior de manera de mejorar la limpieza y tratamiento definitivo de la superficie vista.

Los planos se completarán antes de empezar a construir, con el número de colada de las chapas de que se va a obtener las piezas.

Marcado de piezas

Las piezas de cada conjunto, procedentes del corte y enderezado, se marcarán para su identificación y armado con las siglas correspondientes, en su recuadro.

El recuadro y las siglas se marcarán con pintura.

Se prohíbe el marcado con punzonado, granate, troquelado o cualquier sistema que produzca hendiduras en el material, por pequeñas que sean.

Preparación

En cada uno de los perfiles o chapas a utilizar en la estructura se procederá a:

Eliminar aquellos defectos de laminación que, por su pequeña importancia, no hayan sido causa de rechazo.

Suprimir las marcas de laminación con relieve en aquellas zonas que hayan de entrar en contacto con otro elemento en las uniones de la estructura.

Eliminar todas las impurezas que lleven adheridas; la cascarilla de laminación fijamente unida no necesita ser eliminada, a menos que se indique en los planos del proyecto.

Corte y preparación de biseles y ojales

El borde resultante de cualquier tipo de preparación será uniforme y liso, y exento de cualquier oxidación.

El óxido adherido y las rebabas, estrías o irregularidades de borde producidas en el corte, se eliminarán posteriormente mediante piedra esmeril, buril y esmerilado posterior, fresa o cepillo. Esta operación se realizará con el mayor esmero y se llevará con una profundidad mínima de 2 mm. en los bordes que sin ser fundidos durante el soldeo hayan de quedar a distancias inferiores a 30 cm. de la unión soldada.

La preparación de biseles para uniones soldadas, se ejecutarán con máquinas automáticas de oxicorte.

Todas las entallas, producidas, tanto en cortes rectos como en biseles, con profundidad superior a 0.5 mm. se esmerilarán para su eliminación.

Los ojales para salvar el cruce de distintos cordones de soldadura se ejecutarán también automáticamente, con radios de círculo regulares y con ausencia de estrías, irregularidades o rebabas.

Enderezado de piezas

El enderezado de perfiles y chapas se realizará con enderezadora mecánica, nunca con maza o aportación de calor.

Para la corrección de las deformaciones producidas que se pudieran originar en los conjuntos soldados, será necesario contar con la aprobación del inspector de la Dirección Facultativa, sobre el sistema a emplear.

Será preferible el empleo de medios de armado y soldeo, tales como vibradores, armaduras auxiliares, etc. que anulen o reduzcan las deformaciones.

Secuencia de armado y soldeo

Antes de iniciarse la fabricación, el constructor metálico propondrá, por escrito y con los planos necesarios, la secuencia de armado y soldeo que, a juicio de sus conocimientos y experiencia, genere la mayor reducción de tensiones residuales y deformaciones previsibles. Estas secuencias se someterán a la Dirección de Obra para su discusión y aprobación, previa al inicio de la fabricación.

Armado en taller

En el armado previo de taller se comprobará que la disposición y dimensiones de cada elemento se ajustan a las indicadas en los planos de taller. Se rectificarán, o reharán todas las piezas que no permitan el acoplamiento mutuo, sin reforzarlas, en la posición que hayan de tener, una vez efectuadas las uniones definitivas.

En cada una de las piezas preparadas en taller se pondrá con pintura o lápiz grueso la marca de identificación con que ha sido designada en los planos de taller para el armado de los distintos elementos.

Asimismo, cada uno de los elementos terminados en taller llevará la marca de identificación necesaria (realizada con pintura) para determinar su posición relativa en el conjunto de la obra.

Para el armado en taller, las piezas se fijarán entre sí o a gálibos de armado, mediante medios adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y enfriamiento subsiguiente.

Se permite emplear como medio de fijación, puntos de soldadura, depositados entre los bordes de las piezas a unir.

El número y tamaño de estos puntos de soldadura será el mínimo suficiente para asegurar la inmovilidad y se limpiarán perfectamente de escoria, cuidando que no contengan fisuras.

Estos puntos de soldadura podrán englobarse en la soldadura definitiva si están perfectamente limpios de escoria y no presentan fisuras u otros defectos.

Ejecución de uniones soldadas

Juntamente con los planos de taller, el Constructor, deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra, un programa de soldadura que abarcará los siguientes puntos:

Cordones a ejecutar en taller.

Orden de ejecución de las distintas uniones y precauciones a adoptar para reducir al mínimo las deformaciones y las tensiones residuales.

Procedimiento de soldeo elegido para cada cordón, con una breve justificación de las razones del procedimiento propuesto.  Para la soldadura manual, se indicará la clase y diámetro de los electrodos, el voltaje y la intensidad, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, la polaridad y las posiciones de soldeo para las que está aconsejado cada tipo de electrodos.Para la soldadura con arco sumergido se indicará: el tipo y marca de la máquina, la calidad y diámetro del hilo, la calidad y granulado del polvo, voltaje e intensidad.

Teniendo en cuenta el tipo de acero a emplear se elegirán consumibles con una composición química adaptada a las características anticorrosivas del material base, garantizándose la idoneidad mediante la documentación pertinente.

Aquellas costuras difícilmente accesibles para la máquina de soldeo automático o semiautomático se realizarán por soldeo manual con electrodos revestidos.

En todas las soldaduras manuales a tope, deberán levantarse la raíz por el revés, recogiéndola, por lo menos, con un nuevo cordón de cierre; cuando ello no sea posible, porque dicha raíz sea inaccesible, se adoptarán las medidas oportunas (chapa dorsal, guía de cobre acanalado, etc.) para conseguir un depósito de metal sano en todo el espesor de la costura.

El levantamiento de uniones defectuosas y las tomas de raíz, se realizarán con procedimiento arco-aire o buril automático, quedando excluido el empleo de amolado o cualquier otro sistema, salvo que a propuesta del Contratista y con expresa autorización de la Dirección Facultativa, se acepte algún método que garantice realizar el levantamiento sin excesivos recortes de las chapas adyacentes y con posterior preparación de los bordes de las mismas.

Se pondrá un cuidado especial, dando normas adecuadas a montadores y soldadores, en no cebar o probar el electrodo sobre el material de la estructura. Se tomarán los medios que aconsejen la buena práctica, tales como chapas de prueba, para el cebado del arco.

Para el armado de piezas para la ejecución del conjunto, antes de proceder a la ejecución de las soldaduras de ensamble y en general en el curso de la fabricación e incluso en la carga y volteo de piezas, se prohíbe rigurosamente el empleo de puentes de chapa o soldeo de elementos auxiliares de unión que sea preciso puntear o soldar a la estructura, salvo que se apruebe expresamente por la Dirección Facultativa a propuesta del Contratista, garantizando y controlándose por parte de éste la perfecta rigidez del método propuesto y la correcta disposición de las soldaduras a la estructura, de manera que no se produzcan tensiones residuales parásitos peligrosos para la misma o detalles bajos de fatiga que puedan reducir la capacidad final de la estructura. En cualquier caso, se intentarán aprovechar al máximo las soldaduras y elementos internos de rigidización y arriostramiento, previsto en proyecto.

En taller debe procurarse que el depósito de los cordones se efectúe siempre que sea posible, en posición horizontal. Con este fin se utilizarán los dispositivos de volteo que sean necesarios para poder orientar las piezas en la posición más conveniente para la ejecución de las distintas costuras, sin provocar en ellas, no obstante, solicitaciones excesivas que puedan dañar la débil resistencia de las primeras capas depositadas.

Se pondrá especial cuidado para evitar que los electrodos, varilla y fundente adquieran humedad del medio ambiente.

Los materiales de aportación se almacenarán en un recinto cuya humedad ambiente sea inferior al 50% y la temperatura del recinto se mantenga 10 ºC por encima del ambiente de trabajo.

Los cantos y caras de las chapas a soldar, antes del soldeo, se limpiarán de la capa de recubrimiento en una anchura de 5cm. en planos y de 3cm. en bordes.

No se realizará ninguna soldadura cuando la temperatura ambiente sea igual o inferior a -5º C.

Con temperatura ambiente comprendida entre -5º C y +5º C, se precalentarán los bordes a soldar a 100º C.

Con temperatura ambiente, por encima de +5º C, se soldará sin precalentamiento, para espesores iguales o inferiores a 20 mm. pero se evitará la humedad, para lo cual se pasará la llama neutra de soplete por los bordes a soldar. Para espesores mayores se realizarán las actuaciones previas al soldeo necesarias para garantizar la bondad de la soldadura (precalentamiento).

Cuando se requiera más de una pasada para la ejecución de las costuras soldadas, la temperatura entre pasadas no será superior a 100º C.

El control de precalentamiento y temperatura entre pasadas, tanto durante la cualificación de los métodos de soldeo como durante la fabricación se realizará con tizas termométricas con tolerancia de 1º C sobre la temperatura a medir.

En el caso de soldaduras a tope el sobreespesor de las mismas cumplirá las condiciones de tolerancias indicadas en los planos de detalles, al objeto de no penalizar la respuesta a fatiga.

Al montar y unir las partes de la estructura, la secuencia de soldadura será tal que evite las distorsiones innecesarias y reduzca al mínimo las torsiones residuales. Cuando sea imposible evitarlas, por ejemplo en las soldaduras de cierre de un montaje rígido, se dispondrá tal soldadura en los elementos en compresión.

En los elementos transversales se dispondrán arcos de círculo vacíos para librar el eventual paso de cordones longitudinales principales, tal cual fijan en planos, y en todos los cruces de tres soldaduras, aunque no figuren expresamente en planos. Los ojales se dispondrán en los planos de taller para su supervisión por la Dirección Facultativa.

Inspección de fabricación

La Dirección Facultativa tendrá libre acceso a los talleres del constructor metálico para realizar la inspección de la pieza metálica que considere necesaria, pudiendo disponer de forma permanente en taller de personal inspector.

Se realizará el control de calidad de la fabricación descrito en el Plan de Control, mediante ensayos destructivos, y no destructivos, poniendo a disposición del personal inspector de la Dirección Facultativa cuanta información se desprenda de este control. La Dirección Facultativa podrá realizar cuantas inspecciones considere oportunas para asegurar la calidad de la obra, estando obligado el constructor metálico a prestar las ayudas necesarias para la realización de los ensayos de contraste que se consideren convenientes.

En las inspecciones radiográficas que se realicen, las uniones calificadas con 1 ó 2 de acuerdo con la Norma UNE-EN 12517: 1998 serán admisibles. Las calificaciones son 3, 4 ó 5 se levantarán para proceder a su nueva ejecución.

Excepcionalmente, las calificadas con 3 podrán admitirse en función de la amplitud del defecto, posición y características de la unión, solicitaciones, etc.

En las uniones inspeccionadas mediante ultrasonidos se seguirán las instrucciones del código AWS D1.1.90.

Se consideran soldaduras rechazadas las clasificadas como "CLASE A" y "CLASE B", siendo admisibles las de "CLASE C" y "CLASE D".

En las inspecciones por líquidos penetrantes se seguirán las instrucciones del código AWS D1.1.90, siguiendo sus directrices en cuanto a aceptación o rechazo.

En el curso de la fabricación de cada uno de los tramos metálicos del puente, además de la inspección habitual que se realice por medios no destructivos, la Dirección Facultativa podrá ordenar la obtención de un testigo de fabricación por cada uno de los métodos de soldeo que se estén empleando. Es importante que estos testigos se obtengan al principio de la fabricación de cada tramo metálico para corregir los defectos que se pudieran observar.

Siempre que la forma de construcción lo permita, la pieza testigo se colocará de apéndice en el extremo de la unión considerada, soldándose como si formase parte de ésta. La pieza testigo deberá estar bien sujeta para evitar deformaciones anormales.

En caso de no poder colocarse como apéndice, se soldará aparte por los mismos operarios y con las mismas características de la construcción.

Estos testigos serán ensayados de modo similar a si se tratara de la homologación del procedimiento de soldeo correspondiente.

Si los testigos no superasen las pruebas, se corregirán los parámetros que originasen los defectos observados, y la Dirección Facultativa decidirá sobre los elementos ya soldados conforme al procedimiento cuyo ensayo ha resultado defectuoso, pudiendo llegar al rechazo del elemento si los ensayos no destructivos que se realicen no aportan a su juicio la claridad necesaria.

Tolerancias

Las tolerancias en dimensiones geométricas y en defectos de ejecución, serán las especificadas por las normas EAE y demás especificaciones de este Pliego de Condiciones, o figuren en los planos en el caso de que resulten más severas que aquellas.

En caso de discrepancia entre normas, la solución quedará a juicio de la Dirección Facultativa.

Acabado de la pieza

La pieza, una vez terminada su fabricación en taller, antes de su montaje, deberá ser obligatoriamente aprobada por el inspector del Laboratorio Responsable del Control, que emitirá la Autorización de envío a obra correspondiente. Esta Autorización de envío irá acompañada del informe acreditativo del cumplimiento satisfactorio en todos sus puntos del Plan de Puntos de Inspección confeccionado de acuerdo a las exigencias de Control establecidas en el Pliego. Este informe y el Dossier de Calidad de la pieza deberá ir firmado por los estamentos responsables de calidad del taller metálico y de la empresa constructora, así como, por supuesto, por el Laboratorio Responsable del Control.

Previamente al envío a obra de las piezas, será obligación del constructor metálico la realización de los montajes en blanco necesarios para asegurar la perfecta ejecución.

Limpieza de las piezas en taller de obra

Una vez preparados los elementos principales para su montaje en obra, podrá procederse a la limpieza.

Una vez realizada la operación, se cuidará especialmente que la disposición y almacenamiento eventual de estas piezas en la obra no perjudique las superficies vistas e interiores.

Protección y acabado de la estructura metálica

Descripción

Las operaciones de preparación, pintura y acabado previstas son:

Preparación de las superficies con granallado una vez finalizadas las piezas principales en taller. En todas las superficies de acero S 275 se realizará un granallado con grado no inferior a 2 ½ según la norma sueca SIS-055900/1967.

Pintura de las superficies de acero S 275. No se pintará nunca el acero que posteriormente deba entrar en contacto con hormigón in situ, ni las zonas de juntas de soldeo 30 cm a cada lado de la junta. El sistema de pintura a aplicar será el siguiente: pintura de epoxi aluminio laminar de dos componentes curada con poliamina, con espesor de película seca de 280 micras en dos capas, sobre capa de imprimación de 40 micras de espesor de película seca de pintura de cinc epoxi. (espesor total del sistema de 320 micras).

Colocación del elemento de anclaje de las vainas para pernos

Durante el proceso constructivo se deberá de mantener personal en la zona superior de la losa y en la zona inferior para garantizar la calidad de los trabajos ejecutados.

Este proceso podrá llevarse a cabo mediante el procedimiento que elija el Contratista a la hora de llevar a cabo las obras, previa aceptación por parte de la Dirección de Obra. El proceso, que puede llevarse a cabo mediante la utilización de andamios o grúas, debe asegurar la correcta introducción del elemento a través de las oquedades dispuestas de forma que quede la pieza lo más ajustada posible a la geometría de la losa, además de garantizar en todo momento la seguridad del operario durante la realización de los trabajos.

Una vez dispuesto el anclaje a través de los taladros se fijará por la parte superior de la losa mediante elementos mecánicos de tal forma que quede correctamente posicionado según se indica en los planos mediante técnicas de replanteo.

Las vainas deberán de colocarse en su posición según planos con una tolerancia de +3/-3 mm, para asegurar el correcto encaje de los pretiles en su montaje.

Disposición de la resina de anclaje

La resina de anclaje tipo Masterflow 150 o similar se presenta en envases con las proporciones adecuadas para la mezcla de los dos componentes. Verter el Componente II sobre el Componente I y mezclar con un taladro provisto de agitador tipo M17, a bajas revoluciones (400 r.p.m.), durante un mínimo de 3 minutos.

Debe evitarse en lo posible, la oclusión de aire durante el mezclado. En ningún caso son recomendables las mezclas parciales.

Una vez realizados los taladros y cuando éstos estén limpios y secos, se procede al vertido del mortero epoxi fluido Masterflow 150 o similar procurando ayudar con una varilla a que llegue a todos los rincones y, especialmente, a la parte inferior de la zona de anclaje. Se debe prever una salida de aire en anclajes profundos.

Durante la aplicación de las diferentes fases de la reparación se deberán observar las temperaturas del soporte, de los materiales y del ambiente indicadas en las fichas técnicas de cada uno de los productos a emplear. Básicamente debe entenderse una temperatura mín. de + 5 º C para su correcta aplicación.

Las resinas no serán aplicadas en presencia de rocío superficial. La temperatura del soporte debe estar al menos 3ºC por encima del punto de rocío.

La humedad relativa permisible durante la aplicación será la indicada en las fichas técnicas de cada uno de los productos. Básicamente existe una limitación en el 85%.

En el caso de lluvias inminentes durante la ejecución, se detendrá la aplicación de las resinas.

## 698.5.-	Control de calidad

PLACA DE ANCLAJE Y VAINAS

Todos los materiales que sean requeridos con Certificados de Calidad serán documentados de acuerdo con la Norma UNE-EN 10021: 1994.

PRODUCTOS LAMINADOS EN CALIENTE

Se incluyen en este apartado los diferentes tipos de chapas comerciales a emplear, cuya calidad se indica en los planos.

Se exigirá del fabricante la entrega del certificado numérico de todos los materiales.

Aparte de las características mecánicas y químicas exigidas para estos materiales, todas las chapas serán inspeccionadas por ultrasonidos, siendo admisibles aquéllas que se clasifiquen como Grado A, según UNE-36100: 1977 salvo en los casos específicos que se mencionan a continuación. El resultado de esta inspección figurará en el certificado.

Se exigirá Grado B en todas las chapas de almas y platabandas inferiores de espesor superior a 20mm.

En las chapas de especial importancia se establecen requisitos especiales que figuraran en los planos.

Asimismo, siempre que se hayan realizado los ensayos convencionales de resiliencia para certificar el material, no se considera preciso realizar curvas de transición adicionales.

MATERIALES DE APORTACIÓN

Los diferentes materiales de aportación serán de las calidades requeridas en el apartado de definición de materiales y se certificarán sus características de acuerdo con los métodos de ensayo establecidos en el apartado c.2) de recepción de materiales. Se requerirán del fabricante los correspondientes Certificados de Calidad e idoneidad (compatibilidad con el material base).

Caso de que el taller no pueda aportar los Certificados de Calidad de determinada partida de material, previamente a la puesta en obra del mismo, se compromete a realizar a su cargo los ensayos precisos para demostrar que el suministro es conforme a lo requerido.

Controles dimensionales

Una vez confeccionados los planos de fabricación se controlará su ajuste a los de proyecto mediante el estudio de los elementos que se mencionan a continuación, en número expresado mediante porcentaje referido al total de elementos de la misma clase o tipo:

Se controlará el 100% de las dimensiones y espesores de las chapas, así como la preparación de biseles para soldaduras, entendiéndose como tal que se medirán los espesores de todas las chapas y se inspeccionarán visualmente el 100% de los biseles, midiéndose aquellos que ofrezcan dudas y no menos del 20% de todos los biseles. Especial atención se prestará a las condiciones de la unión de tramos en obra (biseles, holguras y preparación).

La normativa de referencia para el establecimiento de tolerancias dimensionales será la EAE.

Se dejará constancia documental de todos los controles dimensionales realizados.

Controles geométricos

Previamente al envío a obra, será obligación del Constructor metálico la realización de los montajes en blanco necesarios para asegurar la perfecta continuidad de los tramos metálicos, de acuerdo con el apartado anterior.

Todos los controles geométricos realizados quedarán también registrados documentalmente.

Control cualificación de soldadores

Se comprobará expresamente que se cumplen los requisitos establecidos en el apartado de ejecución y montaje.

Control del procedimiento de soldeo

Se comprobará expresamente que se cumplen los requisitos establecidos en el apartado de ejecución y montaje.

La Dirección Facultativa podrá asimismo realizar las supervisiones que considere oportunas durante el proceso de fabricación, comprobando las soldaduras que se estén realizando en ese momento. Asimismo, podrá verificar la documentación correspondiente a las ya realizadas.

Se verificará que se cumplen las especificaciones recogidas previamente.

Además, con independencia de estas visitas rutinarias, y de acuerdo con lo establecido en f.9 del apartado de ejecución y montaje, al comienzo de la ejecución de las soldaduras a tope principales, para cada procedimiento de soldadura, la Dirección Facultativa podrá ordenar la realización de los oportunos testigos de producción, que se someterán a los ensayos no destructivos, y destructivos que se consideren oportunos. Si los resultados no son aceptables, se levantarán todas las soldaduras realizadas con dicho procedimiento, y se procederá a una nueva homologación, y a la repetición de los testigos de producción. No obstante lo antes establecido, si el resultado de los ensayos sobre testigos fuera excepcionalmente malo, a juicio de la Dirección Facultativa, podrá recusarse al soldador, e incluso rechazarse todas las piezas soldadas con dicho procedimiento de soldadura.

##### INSPECCIÓN DE SOLDADURAS

Inspección visual y control dimensional

Se realizará un control visual en el 100% de las soldaduras, tanto previamente a su ejecución, garantizando la preparación de bordes según planos de taller y su limpieza, como una vez ejecutada la soldadura, verificando la ausencia de desbordamientos, cráter terminal, mordeduras, sobreespesores, pérdida de espesor, ausencia de fisuras e integralidad del cordón. Específicamente será objeto de inspección la soldadura a realizar en obra para unión de tramos, tanto previamente a su ejecución, garantizando la aptitud de los dos labios a unir para realizar una soldadura adecuada, como posteriormente a su ejecución, inspeccionando la soldadura ya ejecutada.

En las chapas de la pila, y perfiles tubulares se controlará el 100% de las gargantas de soldadura en ángulo o la penetración en uniones a penetración parcial.

En el resto de elementos el control dimensional de cordones en ángulo podrá reducirse el 33%, pero de forma que queden inspeccionados el 100% de tipos de elementos existentes.

Se dejará constancia documental de todos los controles citados.

Controles Radiográficos

Se inspeccionarán por métodos radiográficos la totalidad de las soldaduras llevadas a cabo para la pieza completa de anclaje.

Pintura y acabado

Antes de la ejecución del sistema de pintura se elaborará un Programa de Control de Calidad específico para la pintura y acabado que recoja todos los puntos de control a realizar, y que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. Dicho Programa deberá contemplar los siguientes puntos:

- Ensayos de recepción e identificación de pinturas.

- Control de las características y estado operativo de equipamiento en general.

- Verificación y control de medidas de seguridad.

- Calificación de operarios.

- Definición de normas de referencia aplicables.

- Control sobre el procedimiento de pintado.

- Control sobre los procedimientos generales.

- Puntos de control con respecto a la Preparación de Superficies.

- Comprobación del acabado general del recubrimiento

Medición de espesores de película seca según UNE-EN ISO 2808:2000 en un 10% de las superficies pintadas

Ensayo cualitativo de adherencia por tracción según ASTM3359-D proceso B

Se extenderá un certificado en el cual se exprese que la pintura cumple con lo especificado en este pliego (calidad, espesores y durabilidad), o que el grado de protección y calidad obtenidos son similares a los previstos en caso de variantes en tipo y aplicación de pintura (elementos en acero laminado pintado), siempre que éstos hayan sido previamente aceptados por la Dirección Facultativa.

Se inspeccionará asimismo el acabado de las superficies granalladas en un 15% de su extensión.

El cumplimiento del Reglamento de Control en lo que respecta a pintura y acabado será también responsabilidad del Laboratorio Responsable del Control.

- Dossier final

- Todos los controles de calidad definidos en el Pliego, como son:

- Certificados y recepción de materiales.

- Trazabilidad.

- Homologación de soldaduras y procedimientos de soldadura.

- Controles geométricos y dimensionales.

- Inspección de soldadura.

- Tratamiento superficial y acabado.

Se deberán incluir documentalmente en el Dossier de Calidad de ejecución de la estructura. Se incluirán tanto los controles en taller como los controles de obra.

A partir de los controles establecidos en el Pliego se realizará por parte del Laboratorio Responsable del Control el Plan de Puntos de Inspección a seguir durante la ejecución, que recoja todos los controles y prescripciones establecidos en el Pliego. Este PPI deberá ser sometido a aprobación previa por parte de la Dirección Facultativa previamente a la ejecución de los trabajos.

El Dossier de Calidad final de la estructura deberá acreditar finalmente el cumplimiento del PPI por parte del Laboratorio Responsable del Control y de los estamentos responsables de Control de Calidad tanto del taller como de la empresa constructora, y deberá entregarse al término de los trabajos un ejemplar debidamente firmado por las tres partes a la Dirección Facultativa, con independencia de que durante la ejecución de los mismos ésta pudiera exigir las documentaciones parciales que considere necesarias.

##### Normas Aplicables

M.O.P.U. PG.3, Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

Normas MV del Ministerio de la Vivienda.

  - Acero laminado para estructuras de la edificación.

  - Ejecución de las estructuras de acero laminado en la edificación.

  - Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero.

Normas U.N.E.

  - UNE ENV 1090: Ejecución de estructuras de acero.

  - UNE EN 10025: Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general.

  - UNE EN 10021: 1994: Acero y productos Siderúrgicos. Condiciones Técnicas generales de suministro.

  - UNE EN 10155: Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica.

  - UNE 36100: 1997: Clasificación de chapa gruesa según el examen por ultrasonidos (Método de Reflexión con haz normal).

  - UNE-EN 287-1/A1: 1997: Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros.

  - UNE-EN 287-1: 1992: Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros (versión oficial EN- 287-1:1992).

  - UNE-EN 12517: 1998. Examen no destructivo de Soldaduras. Examen Radiográfico de uniones soldadas. Niveles de aceptación.

  - UNE-EN 1597-1: 1998: Consumibles para el soldeo. Métodos de ensayo. Parte 1: Conjunto para el ensayo de probetas de metal depositado en acero, níquel y aleaciones de níquel.

  - UNE 7475-1: 1992: Materiales metálicas. Ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy. Parte 1: Método de ensayo.

Normas DIN

- DIN 50.049: Certificaciones de Ensayos de Materiales. AISC

- AISC-Code of Standard Parctice for Steel Buildings and Bridges (1976).

- AWS D1.1.90 Structural Welding Code (American Welding Code).

- Homologación de procedimiento de soldadura

- Realización de radiografías en soldadura.

- Inspección visual de las soldaduras.

7. Código ASME, Sección II, parte C (Materiales de aportación).

Además de las normas aquí recogidas se seguirán las más concretas que se especifican en los distintos apartados de este capítulo. En caso de discrepancia entre unas normas y otras, decidirá siempre el criterio de la Dirección Facultativa.

Protección

Como sistema de protección y acabado de la pieza se plantea el siguiente:

Limpieza con granallado hasta grado SA 2 ½ según la norma SIS 055900/67.

Pintura: el sistema a aplicar será de pintura de epoxi aluminio laminar de dos componentes curada con poliamina, con espesor de película seca de 280 micras en dos capas, sobre capa de imprimación de 40 micras de espesor de película seca de pintura de cinc epoxi. (espesor total del sistema de 320 micras).

No se pintarán los 30 cm. próximos a soldaduras posteriores ni las zonas que luego quedarán en contacto con hormigón in situ. Las zonas de soldeo se tratarán y pintarán una vez concluidas las soldaduras de acuerdo al sistema de protección descrito anteriormente.

RESINA DE ANCLAJE

Con el objeto de establecer una adecuada ejecución de las distintas fases de la obra, se establece un procedimiento de control en el que se comprueben todos los aspectos relevantes que intervienen en la misma.

Todo el material suministrado a la obra por BASF o la empresa suministradora equivalente, deberá pasar previamente los controles de Calidad especificados en su sistema de calidad.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar diariamente las condiciones atmosféricas durante la aplicación así como los trabajos que se realicen cada día.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar diariamente los consumos de los materiales empleados indicando los tipos de productos, cantidades y número de lote.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar diariamente los kg de resina consumidos.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá inspeccionar diariamente las superficies reparadas, señalando de manera visible con rotulador posibles deficiencias.

Antes de continuar con la siguiente fase de proyección todos los puntos que hayan sido marcados, deberán ser repasados.

Los técnicos del fabricante BASF o la empresa suministradora equivalente, realizarán visitas de obra durante distintas fases de ejecución. En dichas visitas se comprobará el cumplimiento de las especificaciones de aplicación de los morteros de reparación por parte de la empresa aplicadora.

## 698.6.-	Medición y abono

La parte proporcional de los anclajes químicos requeridos para el pretil está incluida en sus unidades de obra correspondientes, no siendo objeto de medición y abono independiente.

Para la medición y abono del sistema de anclaje químico requerido para materializar la unión de los perfiles que sustentan las pantallas antivandálicas y las luminarias se seguirán las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Unidades (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras. |
| Forma de medición | Unidades exactas realmente ejecutadas. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

# Artículo 699.- Reparación y protección de superficies metálicas (VER PINTURA EMBALSE DE LA PEÑA)

## 699.1.-	Definición

La pintura anticorrosiva se aplicará como capa de imprimación sobre superficies metálicas con el propósito de inhibir su oxidación y, secundariamente, de proporcionar una superficie que ofrezca las condiciones propicias para ser pintada con otros acabados, esmaltes y lustres coloridos.

En superficies con un estado de corrosión inminente, se realizará una limpieza de la superficie para la posterior aplicación de la pintura, con el objetivo de frenar el avance de la corrosión y devolver al material un estado de durabilidad óptimo. Si la corrosión se encuentra en un estado avanzado, se procederá a la reparación y/o reposición de las chapas corroídas.

## 699.2.-	Aplicación

Este artículo es de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| cC03CU002 | m2 | Pintura de protección y acabado en elementos metálicos consistente en una capa general de imprimación/revestimiento epoxi sin disolvente curado con poliamida, con un espesor de película seca de 125 micras, con una capa de acabado a base de uretano polimérico de dos componentes con alto contenido en sólidos, con un espesor de película de 75 micras. Total micras sistema: 200 micras secas, totalmente ejecutada, incluyendo puesta a disposición de maquinaria de pintado y elementos auxiliares. |
| cC02RE001 | m2 | Reparación de chapas corroídas y/o reposición de elementos aislados descritos en planos y a confirmar por la dirección de obra. |

## 699.3.-	Descripción de los trabajos

El presente artículo engloba las siguientes operaciones:

- Reparación y/o reposición de los elementos corroídos.

- Aplicación de la protección anticorrosión.

- Secado; bien por aire caliente o al aire libre, garantizando durante este periodo la ausencia de polvo.

- Aplicación de la pintura de acabado.

Si bien no incluidos en este artículo, previamente se realizarán trabajos de limpieza y pretratamiento de la superficie; mediante chorreados, decapados o lijados desarrollados en los artículos del Capítulo 0 del presente Pliego de Prescripciones.

## 699.4.-	Materiales

Todos los materiales empleados en un sistema de pintura deberán cumplir con la Parte 5: Sistemas de pintura protectores de la norma ISO 12944-5:2007 (Pinturas y barnices. Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores.)

Asimismo, todos los materiales estarán envasados en los recipientes originales del fabricante, perfectamente cerrados, no deteriorados o abollados, claramente identificados y dentro de su periodo de validez.

El almacenamiento se hará a cubierto, con suficiente ventilación y alejados del calor, del fuego, de las chispas y de los rayos solares.

La dilución, mezclado y aplicación de las pinturas se hará de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Los envases de las pinturas deberán llevar las etiquetas de los fabricantes así como las instrucciones para su aplicación.

Las diferentes capas aplicadas en un sistema de pintado serán del mismo fabricante para asegurar su compatibilidad.

Aquellos productos que tengan una vida limitada, deberán mostrar en sus envases la fecha de fabricación y de caducidad. Los productos que caduquen antes deberán ser usados primero.

## 699.5.-	Ejecución

Preparación de la pintura.

En general las pinturas antes de su aplicación deberán estar completamente homogenizadas y no deberán presentar separación de fases, restos de grumos, sedimentos, etc.

Los pigmentos en algunas pinturas tienden a sedimentarse en el fondo del envase, algunos sedimentos son suaves y pueden incorporarse con agitación manual y otros son muy duros y requerirán de agitadores mecánicos.

No todas las pinturas son de un solo componente. En la actualidad, las más utilizadas son las de dos componentes, con diferentes relaciones de mezcla entre la resina y el endurecedor, donde la mezcla final del producto deberá ser uniforme.

La correcta preparación de la pintura antes de efectuar el trabajo de pintado en sí, comprende los siguientes pasos:

- Asegurarse que el material recibido para el trabajo corresponda al requerido. Esto incluye:

  - Cantidad suficiente de pintura: Base y acabado

  - Los componentes correspondientes

  - El thinner o reductor requerido en cantidad y calidad.

- Leer bien las instrucciones de uso en la etiqueta o en las Hojas de Información Técnica del producto.

- Mezclar el contenido de cada envase y componente con una paleta plana, hasta lograr la homogenización perfecta.

- Mezclar los componentes (resina, catalizador) en caso se trate de pinturas epóxicas, poliuretánicas ó aditivadas.

- Permitir el tiempo de inducción en caso de pinturas catalizables, de acuerdo a lo referido por la información técnica del fabricante.

- Reducir la pintura, en caso necesario. Utilizar el diluyente en la proporción recomendada en la información técnica del producto. Se debe tener en consideración que el uso de diluyente en la pintura puede cambiar las características de aplicación de la pintura en lo referente a flujo, nivelación y apariencia.

En el caso de productos de dos o más componentes, la dilución se efectuará después que el producto catalizado haya sido convenientemente homogenizado. La temperatura del medio influirá en la viscosidad de la pintura. En climas fríos se requiere mayor proporción de diluyente que en climas calurosos.

- Filtrar la pintura en caso necesario, utilizando el tamaño de malla recomendado.

En caso de utilizar otros envases para preparar la pintura, se recomienda que estos se encuentren completamente limpios sin pintura seca adherida en las paredes del recipiente.

Métodos de Aplicación

Las superficies metálicas estarán limpias y libres de contaminantes tales como cascarillas de laminación, óxido, polvo, suciedad, grasa, pinturas antiguas y otras materias nocivas. En caso de detectar su presencia en cantidades significativas, se procederá limpiado y saneo mediante, alguno de los siguientes métodos en función del grado de impurezas y oxidación existente:

Limpiar o frotar la superficie con trapos y/o brochas empapadas en disolvente, los cuales han de estar limpios o de lo contrario, la suciedad se extendería por la superficie;

Los contaminantes distintos de las grasas, tales como suciedad, sales, salpicaduras de cemento, etc., se eliminan con un cepillo de alambre o fibra, rascado y seguido de un lavado con agua dulce, o bien por una combinación de estos procedimientos.

Chorreado abrasivo, con arena o granalla de acero, tal y como se explica en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

La superficie que se haya chorreado se cubrirá con una capa de imprimación, o del pretratamiento que se le especifique, dentro del mismo día en que se efectúe el chorreado y no más tarde de las 4 ó 6 primeras horas siguientes a ser limpiados.

Se dejará en esta capa un margen mínimo de 100 mm de límite con el borde de la zona que haya sido chorreada a menos que ésta esté al lado de una ya protegida.

Posteriormente se realizará la aplicación de la pintura anticorrosiva mediante alguno de los siguientes métodos de aplicación que se indica en la siguiente tabla, identificando en la misma las capas necesarias para una óptima solución:

| Método de aplicación | Imprimación | Capas intermedias | Capas de acabado | Pinturas de gran viscosidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brocha | SÍ | Sí | Sí | No2 |
| Rodillo | No | Sí | Sí | No |
| Pistola convencional | No | Sí | Sí | No |
| Pistola sin aire | No1 | Sí | Sí | No |
| Pistola en caliente | No | Sí | Sí | Sí |
| Atomización con pistola de alta presión | No | No | No | Sí |
| Espátula | No | No | No | Sí |

(1) Para ciertos productos está permitido siempre que la superficie haya sido chorreada a "metal blanco" (Sa3-SP5) o "casi blanco" (Sa2 1/2-SP10).

(2) Empleado para productos epoxídicos, con restricciones.

En términos generales se realizará:

Aplicación a brocha: Se utilizarán brochas de cerdas de nylon con medidas variables desde 2 a 6 pulgadas de ancho, en zonas con mayor. Para un trabajo de calidad es importante elegir la brocha correcta de acuerdo al tipo de pintura que se va a aplicar, el área y la forma de la superficie, etc.

El brochado se usará principalmente para pequeñas áreas, para cortes en esquinas y bordes. También será usado para mejorar la humectación y penetración de las bases o imprimantes en superficies que presentan dificultades de adherencia.

Aplicación por rociado con aire (Air spray) o aplicación con pistola

Este método se utilizará para recubrir mayores áreas. Se deberá tener en cuenta que la aplicación con pistola provoca pérdidas del orden del 20 al 40% debido a la formación del “over spray” (sobre pulverización seca, partículas de pintura que caen sobre la superficie pintada).

El compresor de aire deberá suministrar aire seco y limpio, en volumen y presión suficiente para que el equipo de “sprayado” opere bien. Básicamente, por cada operación con la pistola de “sprayado” se requiere de 15 a 20 CFM de aire comprimido y para operar cada agitador de 10 a 15 CFM de aire comprimido. La presión de aire recomendado en el compresor es de 90 a 100 psi.

Consideraciones generales

- No se comenzará ningún trabajo de aplicación o se interrumpirá:

- Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, con la excepción de las pinturas que sequen por evaporación de disolvente o las características de la pintura lo especifiquen. No se aplicará la pintura, si se prevé que la T° ambiente va a caer de 0°C antes de que la pintura haya secado totalmente.

- No se aplicará pintura sobre una superficie de acero cuya temperatura sea inferior en 3°C al punto de rocío.

- Tampoco se aplicará pintura sobre acero, a una temperatura superior a 60°C, a menos que se trate de una pintura específicamente diseñada para ello.

- Cuando llueva, nieve, haya vientos con proyección de arena y polvo o cuando la humedad relativa se encuentre fuera de los parámetros recomendados (máximos ó mínimos). Tampoco se aplicará sobre superficies húmedas o mojadas, ni sobre superficies con capa de hielo.

- En caso que se requiera aplicar en tiempo húmedo ó frío, se tendrá que pintar cubriendo o protegiendo adecuadamente la superficie a pintar o bien se calentará el aire del ambiente hasta la temperatura aceptable. Asegurándose el secado. Las zonas dañadas por causa de presencia de humedad o condensaciones, deberán ser reparadas eliminando la pintura, preparando nuevamente la superficie y repintando con el mismo número de capas.

- En todos los casos, es recomendable que las capas sucesivas se diferencien en color o tonalidad, claramente distinguibles a la vista

Categoría de corrosividad

| CATEGORÍA DE CORROSIVIDAD | ACERO BAJO CONTENIDO EN CARBONO |  | CINC |  | EXTERIOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pérdida de masa g/m2 | Pérdida de espesor µm | Pérdida de masa g/m2 | Pérdida de espesor µm |  |
| C2 baja | >10 y hasta 200 | > 1,3 y hasta 25 | >0,7 y hasta 5 | >0,1 y hasta 0,7 | Atmósferas con bajos niveles de contaminación. Área rural en su mayor parte. |
| C3 media | >200 y hasta 400 | > 25 y hasta 50 | >5 y hasta 15 | >0,7 y hasta 2,1 | Atmósferas urbanas e industriales, con moderada contaminación de dióxido de azufre. Áreas costeras con baja salinidad. |

Sistemas de tratamiento según de pinturas según el tipo de exposición

Tipo D: Exposición Suave

El tratamiento de pintura será:

- Imprimación: Epoxi poliamida con fosfato de zinc con repintabilidad ilimitada. Espesor de película seca 1 x 75µ

- Capa intermedia: Epoxi amida de alto espesor repintable. Espesor de película seca: 1 x 75µ

- Capa de acabado: Epoxi poliamida sin límite de repintabilidad. Espesor de película seca 1 x 50µ.

En caso de necesitar en el exterior un acabado brillante con resistencia a los rayos ultravioletas y con retención de brillo y color, se debe sustituir la capa de acabado por una capa general de poliuretano alifático de 50µ de espesor.

## 699.6.-	Recepción

La aceptación final de las unidades de obra englobadas en el presente artículo queda vinculada a la verificación visual de un correcto acabado superficial y del espesor de la capa de material prevista, de tal que evite la corrosión posterior de la superficie de aplicación.

## 699.7.-	Control de la calidad

|  | Característica. Parámetro | Norma/ método | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiales | Condensación de agua | ISO 6270 |  |
|  | Resistencia química | ISO 2812-1 |  |
|  | Viscosidad | ASTM D-562 |  |
|  | Densidad | ASTM D -1475 |  |
|  | ph | ASTM E -70 |  |
|  | Sólidos en peso | ASTM D -2369 |  |
|  | Estabilidad en el envase | ASTM D -1849 |  |
|  | Característica. Parámetro | Norma | Frecuencia |
| Ejecución | Criterios de aplicación | UNE EN ISO 12944 | A lo largo de los trabajos. |
|  | Tratamiento sobre la adherencia | ASTM D 3359/ ISO 6270 |  |
|  | Característica. Parámetro | Norma | Frecuencia |
| Recepción | Espesor de la película seca | ISO-2178/ SSPC-PA2 | En toda la longitud de aplicación. |
|  | Secado | ASTM-D-1640 |  |

## 699.8.-	Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Espesor de la película | No se aceptará, se corregirá y los gastos irán por cuenta del contratista. |
| Acabado superficial defectuoso: zonas no tratadas. | Se comprobará que las oquedades no están conectadas entre sí, lo que supondría una vía de acceso para agentes corrosivos y no se aceptará la unidad. Se corregirá inyectando nuevamente la fisura y los gastos serán por cuenta del Contratista. En caso contrario se aceptará la unidad abonando el 90% del precio del C.P. nº1. |
| Secado defectuoso, aparición de grietas | Se procederá a eliminar el sellado defectuoso y ejecutarlo de nuevo. |

## 699.9.-	Medición y Abono.

El abono de esta unidad se realizará conforme a los siguientes parámetros:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros cuadrados (m2) realmente ejecutadas. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

# Artículo 699A- Entramado metálico de cierre en parte inferior de vigas

## 699.1.-	Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mE15DCE020 | m² | Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo tramex de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos. |

Entramado metálico de 0.73 m de anchura y longitud la del tramo, formado por tramex metálico fijado a platabanda inferior de vigas metálicas del Puente de la Paz, en el tramo metálico sustituido, con la forma y dimensiones indicadas en los planos.

Esta unidad incluye:

    - suministro del trámex

    - los marcos metálicos que definen los diferentes tramos

    - los sistemas de apoyo y anclaje a las vigas metálicas

    - el sistema que permita ser desmontable para la inspección de los aparatos de apoyos de las vigas

    - operaciones de colocación y fijado a las platabandas inferiores de las vigas

    - todos los elementos para su acabado final, incluso galvanizado y pintado según indicaciones de la Dirección de Obra.

## 699.2.-	Materiales y condiciones generales

Se utilizará acero al carbono de calidad S235JR según norma EN 10025.

Podrá estar constituido por pletinas iguales o desiguales. En caso de ser pletinas desiguales, las pletinas de mayor altura se dispondrán en el eje transversal al puente.

Deberá estar constituido por piezas independientes ce ancho la separación de las platabandas inferiores más la longitud de apoyo y de largo como máximo 1m. Cada una de las piezas deberá tener su marco exterior correspondiente.

Los paneles finales serán desmontables desde la superficie inferior del tablero, para poder acceder a la inspección de los aparatos de apoyo del puente.

El sistema deberá soportar la carga de un operario situado sobre el mismo.

Deberá tener un acabado galvanizado según norma UNE ISO 1461 y pintado según indicaciones de la dirección de la obra.

El sistema de sujeción a las platabandas será definido por el fabricante. Tendrá en cuenta las zonas con refuerzo inferior de platabanda.

## 699.3.-	Ejecución

Fases de ejecución:

    - Marcado de los puntos de fijación del bastidor

    - Presentación de la reja

    - Aplomado y nivelación

    - Resolución de las uniones del bastidor a las platabandas

    - Montaje de elementos complementarios.

El entramado metálico se colocará e izará con el conjunto de las vigas, en el momento de su colocación en los apoyos, para evitar operaciones de corte de tráfico posterior en la M-30.

La coordinación con el taller metálico de fabricación de las vigas es esencial para el perfecto encaje geométrico del entramado y las vigas. Por ello, tras el levantamiento topográfico de las medias maderas de los tramos del puente que deben alojar el tramo metálico, y tras los ajustes necesarios de la longitud de las vigas metálicas, el taller de fabricación deberá ajustar las longitudes de los tramos finales.

## 699.4.-	Medición y abono

Para la medición y abono del entramado metálico se seguirán los siguientes criterios:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros cuadrados (m2) de superficie de entramado colocada, incluyendo el sobreancho de apoyo en las platabandas. |
| Abono | Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de precios para la unidad de aplicación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todas las operaciones necesarias para su completa terminación. |

# Artículo 699b- Entramado metálico de protección en estribos

## 699b.1.-	Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU03K030 | m² | Rejilla con pletinas de acero galvanizado tipo "tramex" en pasarelas, peldaños y cubrición de huecos, para uso peatonal y de mantenimiento (sobrecarga 10 kN/m2) incluso p.p de marcos, elementos de fijación y soporte, recibido, nivelación y montaje, incluso estructura de sustentación. |

Entramado metálico formado por trámex metálico fijado a la cara inferior de la losa en el entorno del estribo para protección de este y de los aparatos de apoyo que alberga con la forma y dimensiones indicadas en los planos.

Esta unidad incluye:

    - suministro del trámex

    - los marcos metálicos que definen los diferentes tramos

    - los anclajes y fijación del entramado para que no sea accesible a persona no autorizadas

    - el sistema que permita la visita e inspección de los aparatos de apoyo para personas autorizadas

    - operaciones de colocación y fijado

    - todos los elementos para su acabado final, incluso galvanizado y pintado según indicaciones de la Dirección de Obra.

## 699b.2.-	Materiales y condiciones generales

Se utilizará acero al carbono de calidad S235JR según norma EN 10025.

Podrá estar constituido por pletinas iguales o desiguales. En caso de ser pletinas desiguales, las pletinas de mayor altura se dispondrán en el eje transversal al puente.

Los paneles finales serán desmontables en una trampilla para poder acceder a la inspección de los aparatos de apoyo del estribo.

El sistema deberá soportar la carga de un operario situado sobre el mismo.

El sistema colocado debe impedir el acceso de personas no autorizadas al entorno del estribo y de los neoprenos así como debe evitar la realización de hogueras en estas zonas.

Deberá tener un acabado galvanizado según norma UNE ISO 1461 y pintado según indicaciones de la dirección de la obra.

El sistema de sujeción a la losa será definido por el fabricante.

## 699b.3.-	Ejecución

Fases de ejecución:

    - Marcado de los puntos de fijación del bastidor

    - Presentación de la reja

    - Aplomado y nivelación

    - Resolución de las uniones del bastidor a la losa

    - Montaje de elementos complementarios.

## 699b.4.-	Medición y abono

Para la medición y abono del entramado metálico se seguirán los siguientes criterios:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros cuadrados (m2) de superficie de entramado colocada |
| Abono | Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de precios para la unidad de aplicación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todas las operaciones necesarias para su completa terminación. Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda, así como elementos de anclaje y fijación. |

# PARTE 7.- Elementos de señalización, balizamiento y defensa de las carreteras

# Artículo 700.- Marcas viales

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 700 del PG-3. (O.M. de 28-12-99).

## 700.1.-	Aplicación

Las prescripciones contenidas en este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU15AH040 | m | Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje. |
| mU15AH030 | m | Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje. |
| mU15AH100 | m2 | Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje. |
| mU15AH280 | m | Marca vial reflexiva, color naranja, para desvíos provisionales, de 10cm. de ancho, realmente pintado, incluso premarcaje. |

## 700.3.-	Materiales

Se utilizará la clase de material más adecuado según se establece en el artículo 700.3.4. del PG-3

Especificaciones

Para los productos con marcado CE, el fabricante asume la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas de acuerdo con el artículo 11 del Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de la construcción.

Los productos con marcado CE deben ir acompañados de la Declaración de Prestaciones y de las instrucciones e información de seguridad del Producto.

El contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.

En la aplicación de marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos, plásticos en frío, materiales de post-mezclado, y/o mircroesferas de vidrio que cumplirán las siguientes especificaciones correspondientes a los apartados del PG-3 siguientes:

- Requisitos de comportamiento según apartado 700.3.2.1

- Durabilidad de los requisitos según apartado 700.3.2.2

- Características físicas según apartado 700.3.2.3

Acreditación de los materiales:

Se presentará la documentación que acredita el cumplimiento de las prestaciones de los materiales según se especifica en el apartado 700.3.3 del PG-3 vigente.

En la aplicación de las marcas viales objeto de este proyecto se utilizarán pinturas acrílicas en disolución y pinturas termoplásticas de aplicación en caliente, según los criterios de utilización indicados en las correspondientes unidades de obra y en planos.

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores.

Las proporciones de mezcla serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 200(3).

La dosificación estándar de los materiales, en función del tipo de material y el método de aplicación, son las que se indican seguidamente:

Pintura acrílica en disolución, aplicada por pulverización:

|  | Material base (g / m2) | Microesferas de vidrio (g / m2) |
| --- | --- | --- |
| Pintura acrílica en disolución | 720 | 480 |

Pintura termoplástica (en caliente) o plástica (en frío), de dos componentes, aplicada por extrusión:

|  | Material base (g / m2) | Microesferas de vidrio (g / m2) |
| --- | --- | --- |
| Pintura termoplástica o plástica | 3000 | 500 |

### 700.2.1.	Características

Las microesferas de vidrio (de premezclado y postmezclado) dispondrán del correspondiente documento acreditativo de calidad, certificado por un organismo acreditado reconocido por el Ministerio de Fomento.

Todo el proceso de fabricación de las marcas viales y características de los materiales componentes cumplirán con los requisitos de la relación de normativa siguiente:

| CÓDIGO | TÍTULO |
| --- | --- |
| UNE 135200-2 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio. |
| UNE 135200-3 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 3: Materiales. Ensayos de durabilidad. |
| UNE 135200-3 Erratum | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 3: Materiales. Ensayos de durabilidad. |
| UNE 135201 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Pinturas. Determinación de la resistencia al sangrado (Método de la probeta asfáltica) |
| UNE 135202 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Pinturas. Determinación del tiempo de secado "no pick-up". |
| UNE 135203-1 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Materiales. Ensayos de abrasión en laboratorio. Parte 1: Resistencia a la abrasión. Método Taber. |
| UNE 135203-2 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Materiales. Ensayos de abrasión en laboratorio. Parte 2: Resistencia a la abrasión. Método de caída de un abrasivo. |
| UNE 135212 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Pinturas. Métodos de ensayo. Determinación de la materia fija. Método instrumental. |
| UNE 135214-1 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Marcas viales. Visibilidad diurna de las marcas viales en relación con el pavimento que las soporta. Parte 1: Determinación puntual de la relación de contraste (Rc) mediante el factor de luminancia de las marcas viales con el pavimento. |
| UNE 135214-2 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Marcas viales. Visibilidad diurna de las marcas viales en relación con el pavimento que las soporta. Parte 2: Determinación del contraste diurno (Cd) mediante las luminancias de las marcas viales y el pavimento. |
| UNE 135221 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Termoplásticos de aplicación en caliente. Determinación de la estabilidad al calor. |
| UNE 135222 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Termoplásticos de aplicación en caliente. Determinación del punto de reblandecimiento (método anillo y bola) |
| UNE 135223 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Termoplásticos de aplicación en caliente. Determinación de la resistencia al flujo. |
| UNE 135274 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Marcas viales. Determinación de la dosificación. |
| UNE 135277-1 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Maquinaria de aplicación. Parte 1: Clasificación y características. |
| UNE 135277-2 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Maquinaria de aplicación. Parte 2: Métodos de ensayo. |
| UNE 135287 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Microesferas de vidrio. Granulometría y porcentaje de defectuosas. |

| CÓDIGO | TÍTULO |
| --- | --- |
| UNE-EN 1423 | Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. |
| UNE-EN 1423/A 1 | Productos de marcas viales. Productos de postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezcla de ambos. |
| UNE-EN 1424 | Materiales para señalización vial horizontal. Microesferas de vidrio de premezclado. |
| UNE-EN 1424/A 1 | Materiales para señalización vial horizontal. Microesferas de vidrio de premezclado. |
| UNE-EN 1436:2009+A1 | Materiales para señalización vial horizontal Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada. |
| UNE-EN 1790 | Materiales para señalización vial horizontal. Marcas viales prefabricadas. |
| UNE-EN 1824 | Materiales para señalización vial horizontal. Pruebas de campo. |
| UNE-EN 1871 | Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas. |
| UNE-EN 12802 | Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la identificación. |
| UNE-EN 13197 | Materiales para señalización vial horizontal. Simuladores de desgaste. |
| UNE-EN 13212 | Materiales para señalización vial horizontal. Requisitos para el control de producción en fábrica. |
| UNE-ENV 13459-1 | Materiales para señalización vial horizontal. Control de calidad. Parte 1: Toma de muestras de los acopios y ensayos. |
| UNE-ENV 13459-3 | Materiales para señalización vial horizontal. Control de calidad. Parte 3. Comportamiento en servicio. |

Norma 8.2 IC. Marcas Viales, de la Instrucción de Carreteras. (Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medioambiente, 1987). Orden de 16 de julio de 1987. (BOE num. 185 de 4/8/1987 y Corrección de errores BOE num. 233 de 29/9/1987)

ORDEN FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. (BOE num. 261 de 29/10/2008)

Criterios de selección

La selección del material para la aplicación se llevará a cabo determinando la durabilidad en función del factor de desgaste y la naturaleza del material de base en función de su comportamiento como soporte, según se establece en el apartado 700.3.4 del PG-3

Las proporciones de mezcla serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la durabilidad, realizado según lo especificado UNE EN 13197.

La dosificación estándar de los materiales, en función del tipo de material y el método de aplicación, son las que se indican seguidamente:

Pintura termoplástica (en caliente) o plástica (en frío), de dos componentes, aplicada por extrusión:

|  | Material base (g / m2) | Microesferas de vidrio (g / m2) |
| --- | --- | --- |
| Pintura termoplástica o plástica | 3000 | 600 |

700.3.1. Características

Las microesferas de vidrio (de premezclado y postmezclado) dispondrán del correspondiente documento acreditativo de calidad, certificado por un organismo acreditado reconocido por el Ministerio de Fomento.

## 700.4.-	Especificaciones de la unidad terminada

Durante el periodo de garantía, las marcas viales objeto de este proyecto cumplirán con los valores incluidos en la tabla 700.4 del PG-3.

## 700.5.-	Maquinaria de puesta en obra

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la ejecución de las marcas viales serán específicas del material y procedimiento de aplicación elegidos y deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca vial tal que queden garantizadas sus propiedades.

El Contratista presentará al Director de Obra, con suficiente antelación, una relación de la maquinaria y equipos a emplear donde se especifiquen sus características y, en especial, su idoneidad para el sistema de ejecución de las marcas viales previstas en este Pliego.

La maquinaria de aplicación cumplirá las especificaciones de la norma UNE 135 277 (1). El número, clase y sistema de dosificación de la maquinaria puesta en obra para la ejecución de marca vial se determinará según los criterios establecidos en dicha norma.

## 700.6.-	Ejecución

Los materiales a utilizar en la ejecución de las marcas viales previstas en este proyecto dispondrán de una marca de calidad otorgada por un organismo de certificación acreditado en España y que esté reconocida por el Ministerio de Fomento.

Podrán utilizarse igualmente materiales provenientes de otros países de la Unión Europea que dispongan también de sello de calidad otorgado por un organismo acreditado en el país correspondiente. En tal caso se realizarán exclusivamente los ensayos necesarios para completar las prescripciones de calidad de este Pliego, según los procedimientos establecidos en el artículo 700.8 del PG-3 y que no estén certificadas por la marca de calidad aportada por el citado organismo acreditado.

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, con suficiente antelación antes del comienzo de la ejecución de las obras de señalización, la relación de las empresas suministradoras y de los productos a utilizar, con indicación de la marca comercial y referencia que las empresas suministradoras den al mismo.

Se adjuntará al comunicado las especificaciones técnicas de los productos y el certificado de calidad en posesión del suministrador, que acredita que los productos cumplen con la normativa UNE de aplicación y, en consecuencia, con las especificaciones técnicas de este Pliego.

Las marcas viales de los desvíos provisionales se repintarán tantas veces como sea necesario, en función de su desgaste, o siempre que así lo dictamine la Dirección de Obra. Los repintados sucesivos serán a costa del Contratista.

La aplicación de la marca vial debe realizarse de conformidad con las instrucciones del sistema de señalización vial horizontal que incluirán al menos: la identificación del fabricante, las dosificaciones, los tipos y proporciones de materiales de post-mezclado, así como la necesidad o no de microesferas de vidrio.

Seguridad y señalización de las obras

El Contratista adjudicatario realizará, a través de su técnico responsable en materia de seguridad y salud, un plan específico de seguridad y señalización de las obras, basado en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el presente proyecto.

El plan específico concretará las medidas a adoptar en materia de seguridad y señalización de las obras, tanto para protección del personal como del tráfico, así como las medidas de protección de las marcas recién pintadas antes de su completo secado.

El Contratista someterá el plan a la aprobación del Director de Obra, con suficiente antelación al inicio de la aplicación de las marcas viales, los sistemas de señalización a utilizar para la protección del tráfico, del personal, los materiales y la maquinaria durante el periodo de ejecución de las mismas.

Preparación de la superficie existente.

Antes de la puesta en obra, se realizará una inspección del pavimento, se llevará a cabo una limpieza del pavimento para eliminar la suciedad y elementos contaminantes que puedan influir en la calidad y durabilidad de la marca vial.

En los pavimentos de hormigón deberán eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado que aún se encuentren adheridos a su superficie.

## 700.8. 	Control de calidad.

Los ensayos a realizar sobre el material y la frecuencia establecida está reflejada en la siguiente tabla; serán también de aplicación los ensayos establecidos en el artículo 700, Marcas viales del PG-3 no incluidos en el presente artículo, si la dirección de obra lo considera oportuno; el coste de los mismos será sufragado según indica el artículo 104.3.-	Ensayos del presente pliego.

Se llevará a cabo el control de calidad de las siguientes fases del proceso según lo establecido en los apartados del PG-3 siguientes:

- Control de procedencia de los materiales según el apartado 700.8.2

- Control de la puesta en obra según el apartado 700.8.3

- Control de la unidad terminada según el apartado 700.8.4

PINTURAS

Cada Cincuenta toneladas (50 Tn) ó fracción:

Un (1) ensayo de Dotación de pintura/ m2

Cada Veinticinco toneladas (25 Tn) ó fracción:

Un (1) ensayo de Dotación de microesferas/ m2

## 700.11.-	Medición y abono

Las marcas viales de ancho constante se medirán y abonarán según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Medición de longitud realmente pintada en obra, por el eje de las mismas sobre el pavimento. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y premarcado. |

Las marcas viales de ancho variable (flechas, símbolos, rótulos, cebreados, etc.) se medirán y abonarán según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Medición de la superficie realmente pintada en obra, medida sobre el pavimento. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y premarcado. |

# Artículo 700b.- Eliminación de marcas viales.

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para la ejecución de desvíos provisionales, para facilitar la nueva aplicación o para aquellos tramos en los que a juicio del Director de las Obras la nueva aplicación sea deficiente, queda expresamente prohibido el empleo de decapantes así como los procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de eliminación que, en cualquier caso deberá ser autorizado por el Director de las Obras:

- Proyección sobre las marcas viales de granalla o abrasivos.

- Fresado, mediante utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales.

## 700b.1.-	Aplicación

El siguiente artículo es de aplicación a la eliminación de las marcas viales de ancho constante con y sin resaltes, y cebreados, flechas y otras inscripciones.

Resulta de aplicación, por tanto, a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU15AH260 | m2 | Borrado de marca vial. |

## 700b.2.-	Ejecución

### 700b.2.1.	Maquinaria

El equipo necesario para la ejecución de las obras es el indicado seguidamente:

- Granalladora con sistema de avance eléctrico y circuito cerrado conectado a aspirador, sin polvo.

- Carro magnético.

- Microfresadora de marcas viales.

- Equipo de barrido y limpieza, consistente en barredoras mecánicas de cepillo, que preferiblemente irán dotadas de equipos de aspiración. Para la limpieza final se empleará un sistema de soplado mediante aire comprimido.

### 700b.2.2.	Ejecución de las obras

La operación de fresado se ejecutará siguiendo la siguiente secuencia:

Marcas viales eliminadas mediante granallado y microfresado.

Se eliminarán mediante granallado todas las marcas viales de ancho constante o superficiales, tipo 1 o tipo 2 sin resaltes, definidas en los planos de proyecto. Las marcas viales tipo 2 con resaltes se eliminarán mediante microfresado.

En este artículo se definen las condiciones a observar durante la ejecución de la unidad para garantizar que se eliminan adecuadamente las marcas viales.

Antes de comenzar la eliminación de las marcas, el Contratista procederá, a su costa, al marcaje de las marcas viales que hay que eliminar. El marcaje de detalle de todas las marcas viales que deben eliminarse se realizará con marcas de pintura (spray de colores vivos) sobre la propia marca vial, de forma que no den lugar a error.

Antes de iniciar las operaciones, se ajustarán los reglajes de las máquinas con pruebas de sobre los distintos tipos de marcas viales en el propio tajo, de forma que la marca quede totalmente borrada con la mínima afección al firme.

La marca vial debe quedar completamente eliminada antes de pintar nuevas marcas viales en el mismo tramo de calzada para evitar confusiones de los usuarios, y en caso necesario, se procederá a dar una segunda pasada con la granalladora o fresadora.

Una vez eliminada la marca, la superficie debe quedar completamente limpia y preparada para una nueva aplicación de pintura y microesferas. Tras el paso de la granalladora el aspirador al que estará conectada deberá haber recogido todo el polvo generado en la operación y la granalla recuperada por el circuito magnético. No obstante, después de la actuación se pasará un carro magnético que recoja la granalla no recuperada por la máquina. Tras el microfresado se pasará las barredora mecánica y en lugares de difícil accesibilidad podrán emplearse escobas de mano. Si después de estas operaciones las superficies no quedan, a juicio del Director de las Obras, en condiciones adecuadas para una nueva aplicación, éste podrá ordenar la limpieza mediante soplado con compresor o agua a presión.

## 700b.3.-	Medición y abono

El borrado de marcas viales se medirá y abonará según la unidad de obra y los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Longitud realmente eliminada medida en el eje de la marca por el espesor. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | En caso de ser necesaria una segunda pasada para la completa eliminación de la marca vial, ésta no será de abono. El abono comprende todas las operaciones descritas en el artículo (marcaje, reglaje de las máquinas, limpieza final de la superficie). |

# Artículo 701.- Señales y Carteles Verticales de Circulación Retrorreflectantes

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 701 del PG-3. (O.M. de 28-12-99).

Se estará también a lo dispuesto en la vigente Norma 8.1 IC de Señalización Vertical de la Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden FOM/534/2014 de 20 de Marzo.

## 701.1.-	Definición

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas.

Por tanto, se trata de carteles de orientación, de posición permanente.

Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como nocturnas; y para ello deberán ser capaces de reflejar la mayor pone de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario.

## 701.2.-	Aplicación

El presente artículo es de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UN00001 | m2 | Suministro y colocación de cartel en lamas de aluminio extrusionado nivel reflexivo RA3-ZB, incluso perfiles galvanizados de unión, piezas de anclaje y tornillería, colocado en pórticos o banderolas, incluso transporte a lugar de empleo (sin incluir pórtico o banderola). |
| UN00003 | m2 | Suministro y colocación de cartel en lamas de acero galvanizado nivel reflexivo RA3-ZB, colocado en carteles laterales, incluso tornillería y elementos de fijación, parte proporcional de postes y cimentación, incluyendo transporte a lugar de empleo. |
| UN00005 | m2 | Suministro y colocación de cartel tipo flecha en chapa de acero galvanizada, de retrorreflectancia nivel RA3-ZB, incluso tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación, incluyendo transporte a lugar de empleo. |
| UN00006 | m2 | Desmontaje de cartel existente y suministro y colocación de cartel en lamas de aluminio extrusionado nivel reflexivo RA3-ZB, incluso perfiles galvanizados de unión, piezas de anclaje y tornillería, colocado en pórticos o banderolas, incluso transporte a lugar de empleo. (Sin incluir pórtico o banderola). |
| UN00007 | m2 | Desmontaje de cartel existente y suministro y colocación de cartel en lamas de acero galvanizado nivel reflexivo RA3-ZB, colocado en carteles laterales, incluso tornillería y elementos de fijación, parte proporcional de postes y cimentación, incluyendo transporte a lugar de empleo. |
| UN00008 | m2 | Desmontaje de cartel existente y suministro y colocación de cartel tipo flecha en chapa de acero galvanizada, de retrorreflectancia nivel RA3-ZB, incluso tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación, incluyendo transporte a lugar de empleo. |
| UNMU15AI490 | m2 | Suministro y colocación sobre poste de sustentación especial (sin incluir éste) de cartel croquis de preaviso, según normas AIMPE, construido con láminas de aluminio extrusionado, pintado y reflectorizado con nivel RA3-ZC, incluso perfiles especiales galvanizados de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidables. |
| UNMU15AI491 | m2 | Desmontaje de cartel existente y suministro y colocación sobre poste de sustentación especial (sin incluir éste) de cartel croquis de preaviso, según normas AIMPE, construido con láminas de aluminio extrusionado, pintado y reflectorizado con nivel RA3-ZC, incluso perfiles especiales galvanizados de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidables. |
| UAmU15AI040 | ud | Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, para dos o más módulos informativos y pequeños carteles croquis de preaviso, en tubos de ø 60 x 1.5 mm, galvanizado, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni excavación. |

## 701.2.-	descripción

Los trabajos incluidos en las unidades de obra de este Artículo son:

- Desmontaje del cartel existente y traslado al lugar de acopio, para su posterior transporte al centro de gestión de residuos. Lo relativo a esta operación se encuentra descrito en el Artículo 305 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Montaje del nuevo cartel, incluyendo las piezas necesarias de fijación a la estructura de sustentación, en el caso de sustitución de carteles en estructuras existentes.

- Ejecución de la cimentación y estructura de sustentación en carteles laterales y carteles tipo flecha, en caso de que se trate de carteles nuevos.

- Colocación de los postes para carteles de señalización tipo AIMPE, en caso de que se trate de carteles nuevos.

## 701.3.-	Materiales

Como componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizará cualquier sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante (caso de ser necesarias) y material retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en el presente artículo.

La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con lo especificado en el presente artículo.

Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas específicas de las mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas no retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderá con lo especificado en el presente artículo.

Normativa de aplicación del producto

Los carteles retrorreflectantes disponen de marcado CE, que acredita la conformidad del producto con las prestaciones exigidas en la normativa armonizada de ámbito europeo.

Dicha normativa, que especifica las condiciones de fabricación y los requisitos del producto terminado, es la que seguidamente se relaciona.

| CÓDIGO | TÍTULO |
| --- | --- |
| UNE 135 310 | Señalización vertical. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero galvanizada. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 311 | Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo. |
| UNE 135 312 | Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en las señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 313 | Señalización vertical. Placas de chapa de acero galvanizada. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 314 | Señalización vertical. Perfiles de acero galvanizado empleados como postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales. Elementos móviles de sustentación. Tornillería. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 315 | Señalización vertical. Perfiles y chapas de acero, tornillería y anclajes empleados para pórticos y banderolas. |
| UNE 135 316 | Señalización vertical. Perfiles y chapas de aluminio, tornillería y anclajes empleados para pórticos y banderolas. |
| UNE 135 320 | Señalización vertical. Lama de chapa de acero galvanizada. Tipos A y B. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 321 | Señalización vertical. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 321 Erratum | Señalización vertical. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 330 | Señalización vertical. Señales, carteles y paneles direccionales metálicos utilizados en señalización vertical permanente. Zona retrorreflectante. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 331 | Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 331 Erratum | Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 332 | Señalización vertical. Placas y lamas de las señales, carteles y paneles direccionales metálicos utilizados en la señalización vertical permanente. Materiales. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 333 | Señalización vertical. Placas y lamas de las señales, carteles y paneles direccionales metálicos utilizados en la señalización vertical permanente. Materiales. Ensayos de comprobación. |
| UNE 135 334 | Señalización vertical. Láminas retrorreflectantes con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 335 | Señalización vertical. Ensayo de envejecimiento natural. Método de exposición directa. Características y métodos de ensayo |
| UNE 135 336 | Señalización vertical. Placas y lamas de las señales, carteles y paneles direccionales metálicos utilizados en la señalización vertical temporal. Materiales. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 337 | Señalización vertical. Señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Embalaje, almacenamiento, manipulación, transporte e instalación. Materiales. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 340 | Señalización vertical. Láminas retrorreflectantes microprismáticas poliméricas de clase o nivel 3. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 341 IN | Señalización vertical. Guía de utilización de materiales retrorreflectantes de clase o nivel 3 (UNE 135340) |
| UNE 135 350 | Señalización vertical. Determinación de características fotométricas, coeficiente de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes. |
| UNE 135 352 | Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad "in situ" de elementos en servicio. Características y métodos de ensayo. |

| CÓDIGO | TÍTULO |
| --- | --- |
| UNE-EN 12899-1 | Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas. |
| UNE-EN 12899-4 | Señales verticales fijas de circulación. Parte 4: Control de producción en fábrica. |
| UNE-EN 12899-5 | Señales verticales fijas de circulación. Parte 5: Ensayos de tipo iniciales. |
| UNE-EN 13422:2007 + A1:2009 | Señalización vertical de carreteras. Dispositivos de advertencia portátiles deformables y delineadores. Señalización de tráfico portátil para carreteras. Conos y cilindros. |

Características del sustrato

Los materiales utilizados como sustrato en las señales y carteles verticales, tanto de empleo permanente como temporal, serán de acero galvanizado, excepto en pórticos y banderolas que será de aluminio extrusionado, de acuerdo con las características definidas, para cada uno de ellos, en el presente artículo:

Carteles de lamas de aluminio

- Aluminio y aleaciones de aluminio: la aleación de aluminio utilizada para la fabricación de las lamas es la definida como aleación EN AW-6063 (EN-AW-AlMg0,7Si) UNE 38337.

- El tratamiento de esta aleación ligera de aluminio es el definido con el símbolo T5 “de maduración artificial solamente” UNE 38002.

- Lamas de aluminio: perfiles de aluminio fabricados mediante extrusión en caliente.

- Medidas nominales y tolerancias dimensionales: la lama de aluminio tiene en toda su configuración un espesor uniforme de 2,5 ± 0,2 mm y la altura de la cara vista plana y frontal, será de 175 ± 1 mm, UNE-EN 755-9.

- Zona retrorreflectante: cara frontal de la lama cuya superficie está constituida por una lámina adhesiva retrorreflectante y cumple la norma UNE 135330 UNE-EN 12899-1 (creo).

- Anclajes: alojados en una de las alas del perfil y apretados mediante tornillo sobre los postes de sustentación. Cumple lo especificado en la norma UNE-EN 12899-1.

Carteles de lamas de acero galvanizado

- Acero: el acero base utilizado en la fabricación de las lamas es de los tipos designados como DX51D ó DX52D UNE-EN 10346.

- Baño de cinc: el baño utilizado en la galvanización tiene un contenido en cinc >= al 99%.

- Espesor de la lama de acero: 1,20 mm ± 0,20 mm.

- Masa y espesor del recubrimiento de cinc: la masa mínima del recubrimiento del galvanizado será, contadas ambas caras de la chapa, de 235 g/m2, lo que equivale a un espesor del recubrimiento de 16,5 µm UNE-EN 10346.

- Zona retrorreflectante: cara frontal de la lama cuya superficie está constituida por una lámina adhesiva retrorreflectante y cumple la norma UNE 135330. UNE-EN 12899-1.

- Anclajes: alojados en una de las alas del perfil y apretados mediante tornillo sobre los postes de sustentación según la norma UNE-EN 12899-1.

El empleo de sustratos de naturaleza diferente, así como la utilización de chapa de aluminio distinta a lo especificado en el presente artículo, quedará sometida a la aprobación del Director de las Obras previa presentación, por parte del Contratista, del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (702.11).

Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas de aluminio, utilizadas como sustratos en las señales y carteles verticales metálicos de circulación, cumplirán los requisitos especificados en las UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322, que les sean de aplicación.

El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo indicado en la norma UNE-EN 12899-1 ¿¿???

Zona retrorreflectante

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes las características iniciales que cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán las indicadas en la UNE 135 330.

UNE-EN 12899-1. Las características de las señales y carteles serán las especificadas en la Tabla 701.1. Cuando la señal o cartel de circulación sea de clase de retrorreflexión RA3, se aplicará se aplicará lo indicado en la norma UNE 135340.

Los niveles de retrorreflexión exigidos a los carteles son los indicados en la definición de las unidades de obra correspondientes, atendiendo a la nomenclatura de la vigente instrucción 8.1 IC aprobada por orden FOM/534/2014.

Las características fotométricas y colorimétricas iniciales correspondientes a las zonas retrorreflectantes son las indicadas en el apartado de parámetros de aceptación final de este Artículo.

Zona no retrorreflectante

Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación podrán ser, indistintamente, pinturas o láminas no retrorreflectantes.

La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con independencia del material empleado, las características indicadas en la UNE 135 332.

Elementos de sustentación y anclajes

El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación (excepto pórticos y banderolas) cumplirá lo indicado por la norma UNE-EN 12899-1.

Los coeficientes parciales de seguridad empleados para las cargas serán los correspondientes a la clase PAF 2.

Las estructuras de pórticos y banderolas cumplirán lo especificado en la norma UNEEN 1090-1 y serán conformes a lo indicado en la norma UNE 135311.

Los soportes y anclajes tanto de señales y carteles como de los pórticos y banderolas, estarán de acuerdo con los criterios de implantación y las dimensiones de la vigente Norma 8.1-IC "Señalización vertical". ¿contradictorio con lo de abajo??????

- Carteles construidos en lamas de perfil de acero galvanizado

Elementos de anclaje

Los elementos de anclaje deberán tener las dimensiones, características y formas de los tipos 1 y 2 especificadas en la norma UNE 135312

El espesor mínimo del acero empleado para su construcción será de 4 mm, galvanizado en caliente

Tornillería

La sujeción de los elementos de anclaje al poste se verificará con tornillería y arandelas inoxidables calidad AISI 304 (tornillo de M8x30 con tuerca y arandela M8 en los anclajes centrales de unión entre lamas al poste y tornillo M8x40 con tuerca y arandela M8 en los anclajes para la sujeción de las lamas extremas del cartel al poste).

- Carteles construidos en lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión

Elementos de anclaje

Los elementos de anclaje deberán tener la calidad, dimensiones y formas especificadas en la norma UNE 135321. La longitud del anclaje será de 25 mm ± 5. Irán provistos de un taladro de 9 mm de diámetro en el centro de su cara plana.

Tornillería

La sujeción de los elementos de anclaje al poste se verificará con tornillería y arandelas de acero galvanizado (tornillo de M8x40, cabeza redonda y cuello cuadrado, con tuerca y arandela M8).

Postes para sustentación de carteles laterales de lamas de acero galvanizado o lamas de aluminio extrusionado

Los postes deberán estar galvanizados por inmersión en baño de cinc fundido, en operación posterior a su mecanizado.

## 701.4.-	Criterios de disposición de los carteles de nueva ejecución

Para la colocación de carteles en nuevas estructuras de tipo pórtico o banderola, cuyo cálculo estructural y elaboración de planos corresponde al Contratista adjudicatario, se respetarán los siguientes criterios de implantación en altura.

- Las señales o carteles situados en las márgenes de la plataforma (excepto carteles flecha) seguirán las siguientes indicaciones:

La diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde de la calzada situado en correspondencia con aquéllos será la siguiente:

	Autopistas, autovías y vías rápidas: 2,0 m.

	Carreteras convencionales con arcén > 1,5 m: 1,8 m

	Carreteras convencionales con arcén < 1,5 m: 1,5 m

En zona urbana, si la señal o cartel se situase sobre aceras o zonas destinadas a la circulación de peatones, la diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y dicha acera o zona no será inferior a 2,2 m.

- En los carteles situados sobre la calzada, salvo en casos de gálibo restringido, el borde inferior del cartel no estará a menos de 5,5 m del pavimento de la calzada.

## 701.5. Especificaciones de la Unidad Terminada

### 701.6.1.	Zona retrorreflectante

#### 701.6.1.1.	Características fotométricas

Durante el periodo de garantía de las señales y carteles verticales, el coeficiente de retrorreflexión para los elementos retrorreflectantes de niveles 1 y 2 serán los indicados en la tabla 701.4. del PG-3.

En el caso de elementos retrorreflectantes de nivel 3 (RA3), se exigirá que el coeficiente de retrorreflexión durante el periodo de garantía sea superior al 50% de los valores iniciales, conforme al procedimiento establecido en el artículo 701.5.1.1. del PG-3

#### 701.6.1.2.	Características colorimétricas

Durante el periodo de garantía de las señales y carteles verticales, el factor de luminancia (β) y las coordenadas cromáticas (x,y) de los elementos retrorreflectantes de niveles 1 y 2 cumplirán con las especificaciones de UNE 135 334

En el caso de elementos retrorreflectantes de nivel 3 (RA3) y durante el periodo de garantía, el factor de luminancia (β) y las coordenadas cromáticas (x,y) cumplirán las especificaciones de UNE 135 340 y los valores mínimos de la tabla 701.1 del PG-3

### 701.6.2.	Zona no retrorreflectante

Durante el periodo de garantía de las señales y carteles verticales, el factor de luminancia (β) y las coordenadas cromáticas (x,y) de las zonas no retrorreflectantes.

## 701.6.-	Ejecución

Las señales y carteles verticales retrorreflectantes a emplear en este proyecto dispondrán de una marca de calidad otorgada por un organismo de certificación acreditado en España y que esté reconocida por el Ministerio de Fomento.

Podrán utilizarse igualmente señales provenientes de otros países de la Unión Europea que dispongan también de sello de calidad otorgado por un organismo acreditado en el país correspondiente. En tal caso se realizarán exclusivamente los ensayos necesarios para completar las prescripciones de calidad de este Pliego, según los procedimientos establecidos en el vigente artículo 701.7 del PG-3 y que no estén certificadas por la marca de calidad aportada por el citado organismo acreditado.

El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, con suficiente antelación antes del comienzo de la ejecución de las obras de señalización, la relación de las empresas suministradoras y de las señales y carteles a utilizar, con indicación de la marca comercial y referencia que las empresas suministradoras den a esa señal.

Se adjuntará al comunicado las especificaciones técnicas de las señales y carteles verticales a emplear. Se adjuntará asimismo el certificado de calidad en posesión del suministrador, que acredita que las señales y carteles cumplen con la normativa UNE y UNE-EN de aplicación y, en consecuencia, con las especificaciones técnicas de este Pliego.

El contratista comunicará por escrito al Director de Obra, antes de transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados y de las propias señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad.

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. En ambos casos se referenciarán sus características técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en los apartados 701.4 y 701.5 del presente artículo.

Limitaciones a la ejecución

El Director de Obra fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, etc.

Replanteo

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del proyecto.

## 701.7. Control de Calidad

La posesión de la marca de calidad que acredita la conformidad de las señales y carteles verticales con la normativa UNE de aplicación, exime de la necesidad de realizar los controles de recepción previstos en el artículo 701.7 del PG-3. Bastará con que cada suministro de señales y carteles se acompañe del certificado acreditativo de la posesión de la marca de calidad.

En el caso de empleo de señales con marca de calidad acreditada por algún organismo extranjero que no incluya la totalidad de prescripciones de la normativa UNE, a cada suministro se adjuntará el certificado acreditativo del sello de calidad más un certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias no incluidas en la marca de calidad.

En cualquier caso, el Director de Obra podrá realizar, a su juicio, los controles de calidad que estime oportunos, según los criterios del apartado 701.7 del PG-3.

## 701.10.-	Medición y Abono

Para la medición y abono de los carteles que sustituyen otros ya existentes, es decir, para las operaciones de desmontaje y posterior colocación de:

-  	los carteles de lamas de aluminio en pórticos y banderolas

- 	los carteles de lamas de acero en carteles laterales,

-	los carteles tipo flecha

-	los carteles tipo AIMPE

se emplearán las unidades de obra ya indicadas en el apartado de aplicación de este Artículo y que, por claridad, se transcriben seguidamente:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UN00006 | m2 | Desmontaje de cartel existente y suministro y colocación de cartel en lamas de aluminio extrusionado nivel reflexivo RA3-ZB, incluso perfiles galvanizados de unión, piezas de anclaje y tornillería, colocado en pórticos o banderolas, incluso transporte a lugar de empleo. (Sin incluir pórtico o banderola). |
| UN00007 | m2 | Desmontaje de cartel existente y suministro y colocación de cartel en lamas de acero galvanizado nivel reflexivo RA3-ZB, colocado en carteles laterales, incluso tornillería y elementos de fijación, parte proporcional de postes y cimentación, incluyendo transporte a lugar de empleo. |
| UN00008 | m2 | Desmontaje de cartel existente y suministro y colocación de cartel tipo flecha en chapa de acero galvanizada, de retrorreflectancia nivel RA3-ZB, incluso tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación, incluyendo transporte a lugar de empleo. |
| UNMU15AI491 | m2 | Desmontaje de cartel existente y suministro y colocación sobre poste de sustentación especial (sin incluir éste) de cartel croquis de preaviso, según normas AIMPE, construido con láminas de aluminio extrusionado, pintado y reflectorizado con nivel RA3-ZC, incluso perfiles especiales galvanizados de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidables. |

Estas se medirán y abonarán según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Recuento de carteles realmente desmontados y colocados en obra y medición sobre plano de su superficie. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye el desmontaje de los carteles existentes y su traslado hasta lugar de acopio. El transporte y gestión en un centro autorizado de tratamiento de residuos es objeto de medición y abono independiente, con las correspondientes unidades del capítulo de gestión de residuos. Incluye también la adquisición y colocación en obra, incluyendo los elementos de sujeción a la estructura de sustentación, así como todas las operaciones necesarias para la colocación definitiva del cartel. Los carteles se colocarán sobre las estructuras de sustentación existentes (pórticos, banderolas o perfiles), salvo aquellos pórticos y banderolas que deban ser reemplazados a tenor de la revisión estructural y que son objeto de medición y abono independientes. Durante el período de garantía especificado en este artículo o, en su defecto, en el artículo 701 del PG-3, el Contratista repondrá, a su costa, los carteles que no cumplan las especificaciones del presente artículo de este Pliego, siempre y cuando el deterioro sea imputable a una calidad inadecuada del cartel. |

Los carteles laterales y carteles flecha de nueva disposición, que requieren la ejecución de una nueva estructura de sustentación de perfiles metálicos, se medirán y abonarán según las unidades de obra indicadas en el apartado de aplicación de este Artículo, y que se transcriben seguidamente por claridad:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UN00003 | m2 | Suministro y colocación de cartel en lamas de acero galvanizado nivel reflexivo RA3-ZB, colocado en carteles laterales, incluso tornillería y elementos de fijación, parte proporcional de postes y cimentación, incluyendo transporte a lugar de empleo. |
| UN00005 | m2 | Suministro y colocación de cartel tipo flecha en chapa de acero galvanizada, de retrorreflectancia nivel RA3-ZB, incluso tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación, incluyendo transporte a lugar de empleo. |

Los criterios de medición y abono de estas unidades son los siguientes:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Recuento de carteles realmente colocados en obra y medición sobre plano de su superficie. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye la ejecución de la nueva estructura de sustentación, formada por una cimentación y un bastidor de perfiles metálicos. Incluye también la adquisición y colocación en obra, incluyendo los elementos de sujeción a la estructura de sustentación, así como todas las operaciones necesarias para la colocación definitiva del cartel. Durante el período de garantía especificado en este artículo o, en su defecto, en el artículo 701 del PG-3, el Contratista repondrá, a su costa, de los carteles que no cumplan las especificaciones del presente artículo de este Pliego, siempre y cuando el deterioro sea imputable a una calidad inadecuada del cartel. |

Los carteles en pórticos y banderolas y para la señalización tipo AIMPE de nueva disposición (sin incluir las estructuras de sustentación), se medirán y abonarán según las unidades de obra indicadas en el apartado de aplicación de este Artículo, y que se transcriben seguidamente por claridad:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UN00001 | m2 | Suministro y colocación de cartel en lamas de aluminio extrusionado nivel reflexivo RA3-ZB, incluso perfiles galvanizados de unión, piezas de anclaje y tornillería, colocado en pórticos o banderolas, incluso transporte a lugar de empleo (sin incluir pórtico o banderola). |
| UNMU15AI490 | m2 | Suministro y colocación sobre poste de sustentación especial (sin incluir éste) de cartel croquis de preaviso, según normas AIMPE, construido con láminas de aluminio extrusionado, pintado y reflectorizado con nivel RA3-ZC, incluso perfiles especiales galvanizados de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidables. |

Los criterios de medición y abono de estas unidades son los siguientes:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Recuento de carteles realmente colocados en obra y medición sobre plano de su superficie. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio no incluye la ejecución de la nueva estructura de sustentación. Las nuevas estructuras de tipo pórtico o banderola se medirán y abonarán según las unidades de obra incluidas en el Artículo 681 de este Pliego. Los nuevos postes de sustentación de los carteles de tipo AIMPE se medirán y abonarán con la unidad de obra indicada seguidamente. Incluye la adquisición y colocación en obra, incluyendo los elementos de sujeción a la estructura de sustentación, así como todas las operaciones necesarias para la colocación definitiva del cartel. Durante el período de garantía especificado en este artículo o, en su defecto, en el artículo 701 del PG-3, el Contratista repondrá, a su costa, los carteles que no cumplan las especificaciones del presente artículo de este Pliego, siempre y cuando el deterioro sea imputable a una calidad inadecuada del cartel. |

Los carteles de tipo AIMPE de nueva disposición requerirán de los postes correspondientes:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UAmU15AI040 | ud | Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, para dos o más módulos informativos y pequeños carteles croquis de preaviso, en tubos de ø 60 x 1.5 mm, galvanizado, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni excavación |

Estos se medirán y abonarán según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud) de poste de sustentación. |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras. |
| Forma de medición | Conteo de postes de sustentación dispuestos. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El soporte de sustentación del cartel tipo AIMPE es objeto de medición y abono independiente. El precio de este poste no incluye la cimentación del mismo, que se medirá y abonará con la unidad de obra de cimentación para cartel incluida en el Artículo de Hormigones (610) de este Pliego. |

# Artículo 703.-	Elementos de balizamiento retrorreflectantes

SIN REVISAR!

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 703 del PG-3 (O.M. de 28-12-99)

# 703.1.	Aplicación

Las prescripciones contenidas en esta cláusula son de aplicación a las unidades de obra

Elementos de balizamiento permanente de la carretera

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 701.1.3 | ud | Suministro y colocación de panel direccional de 1650 x 450 reflexivo nivel II, incluso cimentación, tornillería y elementos de sustentación y anclaje. |
| 701.1.3.1 | ud | Suministro y colocación de un conjunto de tres paneles direccionales de 1650 x 450 reflexivo nivel II, incluso cimentación, tornillería y elementos de sustentación y anclaje. |
| 703.21 | ud | Suministro y colocación de Hito de arista, decorado a una cara para autovía, incluso pie de hormigón. |
| 703.22 | ud | Suministro y colocación de hito de arista, decorado a dos caras, incluso pie de hormigón. |
| 703.23 | ud | Suministro y colocación de hito de arista sobre barrera de seguridad decorado a una cara para autovía, incluso elementos de sustentación y anclaje. |
| 703.24 | ud | Suministro y colocación de hito de arista sobre barrera de seguridad decorado a dos caras, incluso elementos de sustentación y anclaje. |
| 703.31 | ud | Suministro y colocación de baliza divergente N-180, Nivel III. |
| 703.03 | ud | Suministro y colocación de baliza cilíndrica H-75. |
| 703.25 | ud | Suministro y colocación de captafaros con catadióptricos para barrera de hormigón decorado a dos caras. |
| 703.26 | ud | Suministro y colocación de captafaros con catadióptricos para barrera de hormigón decorado a dos caras. |
| 703.28 | ud | Suministro y colocación de "ojo de gato", captafaros de base arenosa de 105 x 98 mm. y 17 mm. de altura, según |

## 703.3.	Materiales

Los paneles direccionales se fabricarán indistintamente con chapa de acero galvanizada o de aluminio galvanizada como sustrato.

Los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas se fabricarán con cualquier sustrato de naturaleza polimérica que garantice flexibilidad frente al impacto, resistencia al desgarro y durabilidad frente a la intemperie y, especialmente, a las radiaciones ultravioletas.

El carácter retrorreflexivo de los elementos de balizamiento se les dotará mediante una lámina o tejido retrorreflectante, adecuado a las condiciones de flexibilidad del sustrato.

Los materiales y proceso de fabricación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes cumplirán con la normativa siguiente:

| CÓDIGO | TÍTULO |
| --- | --- |
| UNE 135 310 | Señalización vertical. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero galvanizada. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 311 | Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo. |
| UNE 135 312 | Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en las señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 313 | Señalización vertical. Placas de chapa de acero galvanizada. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 314 | Señalización vertical. Perfiles de acero galvanizado empleados como postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales. Elementos móviles de sustentación. Tornillería. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 315 | Señalización vertical. Perfiles y chapas de acero, tornillería y anclajes empleados para pórticos y banderolas. |
| UNE 135 316 | Señalización vertical. Perfiles y chapas de aluminio, tornillería y anclajes empleados para pórticos y banderolas. |
| UNE 135 320 | Señalización vertical. Lama de chapa de acero galvanizada. Tipos A y B. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 321 | Señalización vertical. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 321 Erratum | Señalización vertical. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 330 | Señalización vertical. Señales, carteles y paneles direccionales metálicos utilizados en señalización vertical permanente. Zona retrorreflectante. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 331 | Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 331 Erratum | Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 332 | Señalización vertical. Placas y lamas de las señales, carteles y paneles direccionales metálicos utilizados en la señalización vertical permanente. Materiales. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 333 | Señalización vertical. Placas y lamas de las señales, carteles y paneles direccionales metálicos utilizados en la señalización vertical permanente. Materiales. Ensayos de comprobación. |
| UNE 135 334 | Señalización vertical. Láminas retrorreflectantes con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 335 | Señalización vertical. Ensayo de envejecimiento natural. Método de exposición directa. Características y métodos de ensayo |
| UNE 135 336 | Señalización vertical. Placas y lamas de las señales, carteles y paneles direccionales metálicos utilizados en la señalización vertical temporal. Materiales. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 337 | Señalización vertical. Señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Embalaje, almacenamiento, manipulación, transporte e instalación. Materiales. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 340 | Señalización vertical. Láminas retrorreflectantes microprismáticas poliméricas de clase o nivel 3. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 341 IN | Señalización vertical. Guía de utilización de materiales retrorreflectantes de clase o nivel 3 (UNE 135340) |
| UNE 135 350 | Señalización vertical. Determinación de características fotométricas, coeficiente de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes. |
| UNE 135 352 | Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad "in situ" de elementos en servicio. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 360 Experimental | Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de vértice en material polimérico. Características, medidas y métodos de ensayo. |
| UNE 135 362 Experimental | Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de arista de poli (cloruro de vinilo) (PVC rígido). Características, medidas y métodos de ensayo. |
| UNE 135363 | Señalización vertical. Balizamiento. Balizas cilíndricas permanentes en material polimérico. Características, medidas y métodos de ensayo. |
| UNE 135365 | Señalización vertical. Balizamiento. Paneles direccionales de chapa de acero galvanizada. Características y métodos de ensayo. |

| CÓDIGO | TÍTULO |
| --- | --- |
| UNE-EN 12899-2 | Señales verticales fijas de circulación. Parte 2: Bolardos transiluminados. |
| UNE-EN 12899-3 | Señales verticales fijas de circulación. Parte 3: Postes delineadores y retrorreflectores. |

## 703.5. Especificaciones de la unidad terminada

### 703.5.1.	Zona retrorreflectante

#### 703.5.1.1.	Características fotométricas

Durante el periodo de garantía de elementos de balizamiento se les exigirá que mantengan un nivel de retrorreflexión superior a los valores indicados seguidamente:

Balizamiento dotado de láminas retrorreflectantes de nivel 2:

El coeficiente de retrorreflexión será superior a los valores indicados en la tabla 703.3 del PG-3

Balizamiento dotado de láminas retrorreflectantes de nivel 3:

En el caso de láminas retrorreflectantes de nivel 3, se exigirá que el coeficiente de retrorreflexión durante el periodo de garantía sea superior al 50% de los valores iniciales, conforme al procedimiento de medida establecido en el artículo 703.5.1.1. del PG-3

Balizamiento dotado de tejidos retrorreflectantes de color blanco:

El coeficiente de retrorreflexión mínimo será de 250 Cd.lx-1.m-2, para un ángulo de observación  y un ángulo de entrada

#### 701.5.1.2.	Características colorimétricas

Durante el periodo de garantía, el factor de luminancia (β) y las coordenadas cromáticas (x,y) de los elementos retrorreflectantes de nivel 2 cumplirán con las especificaciones de UNE 135 334

En el caso de elementos retrorreflectantes de nivel 3 y durante el periodo de garantía, el factor de luminancia (β) y las coordenadas cromáticas (x,y) cumplirán las especificaciones de UNE 135 340 y los valores mínimos de la tabla 703.1 del PG-3

### 703.5.2.	Elementos de sustentación

Durante el periodo de garantía, los elementos de sustentación cumplirán las especificaciones de estado y aspecto de UNE 135 352.

## 703.7. Control de Calidad

La posesión de la marca de calidad que acredita la conformidad de los elementos de balizamiento con la normativa UNE de aplicación, exime de la necesidad de realizar los controles de recepción previstos en el artículo 703.7 del PG-3. Bastará con que cada suministro de elementos de balizamiento se acompañe del certificado acreditativo de la posesión de la marca de calidad.

En el caso de empleo de elementos de balizamiento con marca de calidad acreditada por algún organismo extranjero que no incluya la totalidad de prescripciones de la normativa UNE, a cada suministro se adjuntará el certificado acreditativo del sello de calidad más un certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias no incluidas en la marca de calidad.

En cualquier caso, el Director de Obra podrá realizar, a su juicio, los controles de calidad que estime oportunos, según los criterios del apartado 703.7 del PG-3.

## 703.9. Seguridad y Señalización de las Obras

El Contratista adjudicatario realizará, a través de su técnico responsable en materia de seguridad y salud, un plan específico de seguridad y señalización de las obras, basado en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el presente proyecto.

El plan específico concretará las medidas a adoptar en materia de seguridad y señalización de las obras, tanto para protección del personal como del tráfico, así como las medidas de protección de las zonas balizadas hasta que éstas puedan ser abiertas al tráfico

El Contratista someterá el plan a la aprobación del Director de Obra, con suficiente antelación al inicio de la ejecución de las correspondientes unidades de obra.

# 703.10.	Medición y abono

Los paneles de dirección se medirán y abonarán según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Unidad. |
| --- | --- |
| Grado de precisión |  |
| Forma de medición | Recuento de unidades realmente colocadas en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye la adquisición y colocación en obra, incluyendo los elementos de sujeción, postes de sustentación y la parte proporcional de cimentación. Incluye también todas las operaciones necesarias para la colocación definitiva del cartel. |

Los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas se medirán y abonarán según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Unidad. |
| --- | --- |
| Grado de precisión |  |
| Forma de medición | Recuento de unidades realmente colocadas en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye la adquisición y colocación en obra, incluyendo todas las operaciones de preparación de la superficie y premarcado. |

# Artículo 704.- Barreras de seguridad metálicas

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 704 del PG-3. (O.M. de 28-12-99), en lo que resulte de aplicación a barreras metálicas.

## 704.1.-	Aplicación

Las condiciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU15B010 | m | Suministro y colocación de barrera metálica de seguridad, bionda, BMSNA2/C, incluso p.p de tornillería y accesorios de fijación. |
| cC08CS001 | m | Barrera de seguridad de nivel de contención H1, clase de severidad a, ancho de trabajo W5 y deflexión dinámica 1,10m, incluso p.p. de poste, separadores, hinca, captafaros, juego de tornillería, materiales auxiliares y piezas especiales en zona de abatimiento, completamente colocada. |
| cC08SC002 | ud | Abatimiento de 8 m de longitud para barrera de seguridad de nivel de contención H1, clase de severidad A, ancho de trabajo W5 y deflexión dinámica 1,10m, galvanizada en caliente, con postes metálicos tubulares de 1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería y piezas especiales, totalmente terminado. |

Los materiales, proceso de fabricación y control de calidad seguirá las prescripciones de las normas UNE y UNE-EN siguientes:

NORMAS UNE-EN

| CÓDIGO | TÍTULO |
| --- | --- |
| UNE-EN 1317-1 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios generales para los métodos de ensayo |
| UNE-EN 1317-2 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para barreras de seguridad. |
| UNE-EN 1317-2 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para barreras de seguridad. |
| UNE-EN 1317-3 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 3: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para atenuadores de impactos. |
| UNE-ENV 1317-4 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 4: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para terminales y transiciones de barreras de seguridad. |
| UNE-EN 1317-5 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto y evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos. |

## 704.2.-	Tipos

Sólo se podrán emplear sistemas de barreras de seguridad metálicas certificadas y homologadas mediante ensayos experimentales a escala real. El marcado CE se ha obtenido a través de ensayos acreditados conformes a la norma UNE-EN 1317, y en particular su parte 5, Durabilidad y evaluación de la conformidad.

Al ya haber entrado en vigor la obligatoriedad del marcado CE para las barreras de seguridad, sólo podrán disponerse barreras que cuenten con el marcado, al ser éste un requisito obligatorio para la comercialización del producto en el ámbito de la Unión Europea.

El marcado CE es un certificado de conformidad prestacional, y no es sustitutivo, por ello, de los sellos de calidad.

## 704.3.-	Materiales y componentes

Los materiales cumplirán las especificaciones del artículo 704 del PG-3 y de la relación anterior de normas UNE y UNE-EN que resulten de aplicación.

## 704.4.-	Ejecución

Las barreras metálicas a emplear en este proyecto serán las dispuestas según la Orden Circular 35/2014 Sobre Criterios De Aplicación De Sistemas De Contención De Vehículos o bien dispondrán de un marcado CE otorgado por un organismo de certificación acreditado en España y que esté reconocido por el Ministerio de Fomento.

Podrán utilizarse igualmente pretiles metálicos provenientes de otros países de la Unión Europea siempre que dispongan del marcado CE.

El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, con suficiente antelación antes del comienzo de la ejecución de la colocación de pretiles, la relación de las empresas suministradoras y de pretiles a utilizar, con indicación de la marca comercial y referencia que las empresas suministradoras den a ese sistema.

Se adjuntará al comunicado las especificaciones técnicas de los pretiles a emplear. Se adjuntará asimismo el certificado de calidad en posesión del suministrador, que acredita que las barreras cumplen con la normativa UNE y UNE-EN de aplicación y, en consecuencia, con las especificaciones técnicas de este Pliego.

La instalación de los pretiles metálicos se realizará prestando especial atención a los requerimientos recogidos en la Orden circular 35/2014, apartado 6, relativo a la disposición del sistema: disposición longitudinal, transversal y en altura, inclinación, cimentación, extremos y condiciones de disposición en zonas especiales.

Antes de comenzar la instalación de las barreras, el Contratista comprobará, tras el replanteo de las barreras, que se cumplen íntegramente todos los requisitos de disposición requeridos en la Orden Circular 35/2014 apartado 6. Si alguno de estos requisitos no se cumpliera con la disposición prevista en los planos del proyecto, el Contratista informará al Director de Obra para que éste ordene las actuaciones oportunas para dar cumplimiento al requisito. Es, por tanto, responsabilidad del Contratista realizar una revisión minuciosa de las disposiciones previstas en proyecto, cotejándolas con los datos de replanteo en campo, para garantizar que las barreras instaladas satisfarán plenamente los requisitos que seguidamente se relacionan.

## 704.5.-	Parámetros de aceptación final

Se relacionan seguidamente las especificaciones que deberá cumplir la unidad terminada para proceder a su aceptación final.

| Parámetros de aceptación final | Procedimiento de medida |
| --- | --- |
| Altura de la barrera: 0,538 m Tolerancia en menos: 0,05 m Tolerancia en más: 0,05 m | Medición con cinta |
| Posición transversal: Distancia a obstáculo o desnivel ≥ W | Medición con cinta |
| Desviación de la inclinación respecto de la perpendicular a la plataforma < 3º | Medición con inclinómetro y regla |

## 704.6.-	Tratamiento de no conformidades

Si alguno de los parámetros de aceptación final no se cumpliera, no se aceptará la unidad mientras no se subsane la deficiencia. La corrección de las deficiencias correrá íntegramente por cuenta del Contratista.

## 704.7.-	Control de calidad

La posesión del marcado CE que posee la barrera, exime de la necesidad de realizar los controles de recepción previstos en el artículo 704.6 del PG-3. Bastará con que cada suministro de barreras metálicas se acompañe del certificado acreditativo de la posesión del marcado CE.

En cualquier caso, el Director de Obra podrá realizar, a su juicio, los controles de calidad que estime oportunos, según los criterios del apartado 704.6 del PG-3.

## 704.8.-	Seguridad y señalización de las obras

El Contratista adjudicatario realizará, a través de su técnico responsable en materia de seguridad y salud, un plan específico de seguridad y señalización de las obras, basado en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el presente proyecto.

El plan específico concretará las medidas a adoptar en materia de seguridad y señalización de las obras, tanto para protección del personal como del tráfico, durante las operaciones de instalación de las barreras.

El Contratista someterá el plan a la aprobación del Director de Obra, con suficiente antelación al inicio de las tareas.

## 704.9.-	Medición y abono

Las unidades de obra correspondientes a los elementos de seguridad metálicos a los que se refiere el presente Artículo, tanto terminales “cola de pez” como transiciones de pretil a barrera existente de hormigón y abatimientos de 12m, se medirán conforme a los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades exactas. |
| Forma de medición | Unidades de terminal cola de pez y de transiciones de pretil a barrera de hormigón realmente ejecutadas en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

Las unidades de obra correspondientes a barreras metálicas se medirán conforme a los criterios siguientes:

| Unidad de medida | metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos (2) decimales. |
| Forma de medición | Longitud de barrera medida en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

# Artículo 704B.- Barreras de seguridad metálicas móviles para pasos de mediana

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 704 del PG-3, en lo que resulte de aplicación a barreras metálicas.

## 704b.1.-	Aplicación

Las condiciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UNcC08CS010 | ud | Sistema de barrera de mediana metálica modular móvil, con nivel de contención H2, de 40m (12m+20m), tipo Gate-Guard de Proibal o similar para instalación en pasos de mediana, dotado de apertura en su tramo central mediante rótula articulada en sus extremos y disposición de ruedas, incluso conector rápido y piezas de transición a barrera metálica simple, totalmente instalado. |

Los materiales, proceso de fabricación y control de calidad seguirá las prescripciones de las normas UNE y UNE-EN siguientes:

NORMAS UNE-EN

| UNE-EN 1317-1 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios generales para los métodos de ensayo |
| --- | --- |
| UNE-EN 1317-2 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para barreras de seguridad. |
| UNE-EN 1317-2 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para barreras de seguridad. |
| UNE-EN 1317-3 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 3: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para atenuadores de impactos. |
| UNE-ENV 1317-4 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 4: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para terminales y transiciones de barreras de seguridad. |
| UNE-EN 1317-5 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto y evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos. |

## 704b.2.-	Tipos

Sólo se podrán emplear sistemas de barreras de seguridad metálicas móviles para pasos de mediana certificadas y homologadas mediante ensayos experimentales a escala real. El marcado CE se ha obtenido a través de ensayos acreditados conformes a la norma UNE-EN 1317, y en particular su parte 5, Durabilidad y evaluación de la conformidad.

Al ya haber entrado en vigor la obligatoriedad del marcado CE para las barreras de seguridad, sólo podrán disponerse barreras que cuenten con el marcado, al ser éste un requisito obligatorio para la comercialización del producto en el ámbito de la Unión Europea.

El marcado CE es un certificado de conformidad prestacional, y no es sustitutivo, por ello, de los sellos de calidad.

## 704b.3.-	Materiales y componentes

Los materiales cumplirán las especificaciones del artículo 704 del PG-3 y de la relación anterior de normas UNE y UNE-EN que resulten de aplicación.

Se utilizará un sistema tipo Gate-Guard de PROINBAL o similar, ya que es un sistema especialmente diseñado para su instalación en pasos de mediana, dotado de apertura en su tramo central mediante rótula articulada en sus extremos y disposición de ruedas.

Proporcionará niveles de contención H2 que puedan ir desde normal hasta muy alto.

La rótula sobre la que pivotan los tramos de apertura debe trabajar de manera independiente a los tramos de transición a barrera existente, lo cual aumentará considerablemente la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia.

El sistema a instalar será tal que basten dos personas para abrirlo hasta un ángulo de hasta 60° en ambas direcciones, sin necesidad de maquinaria especial, con tan solo aflojar dos elementos, retirar los pernos de fijación rápida y bajar las ruedas integradas, el sistema se moverá.

El sistema Gate-Guard o similar estará diseñado y fabricado para dotar adecuación estructural, mínimo riesgo para el ocupante y seguridad al vehículo, tal y como recoge la norma EN 1317- 1 y 2.

Será un sistema construido en acero galvanizado con una altura de 900 mm.

La parte superior se presenta como una viga cuadrada, mientras que la inferior se ensancha para dotar al conjunto de la máxima estabilidad y seguridad.

El sistema contiene como partes fundamentales:

- TRAMO DE INICIO/FIN dotado de rótula para permitir la apertura del sistema hasta 90º en ambas direcciones. También está equipado para poder adaptarse a cualquier sistema de conexión con barrera metálica, hormigón y otras conexiones especiales.

- Elemento CON RÓTULA A 45º Y RUEDAS para conexión con los tramos de inicio/fin.

- Elemento GATE-GUARD ESTÁNDAR o similar que permite dar continuidad y adaptación al sistema a cualquier longitud de tramo gracias a su sistema de conexión machihembrado de fácil instalación. Este elemento puede presentarse con ruedas o sin ellas dependiendo de la tipología del sistema.

- Elemento GATE-GUARD CON PIEZA DE CONEXIÓN DE APERTURA RÁPIDA o similar, dotados ellos también con ruedas que permiten la cómoda apertura del sistema

- TRANSICIONES.- El sistema, por su versatilidad puede acoplarse a todo tipo de elemento de contención existente, permitiendo su funcionamiento tanto en posición fija, como móvil de manera autónoma, lo que reduce tiempos de respuesta en situaciones de emergencia.

## 704b.4.-	Ejecución

Las barreras metálicas a emplear en este proyecto serán las dispuestas según la Orden Circular 35/2014 Sobre Criterios De Aplicación De Sistemas De Contención De Vehículos o bien dispondrán de un marcado CE otorgado por un organismo de certificación acreditado en España y que esté reconocido por el Ministerio de Fomento.

Podrán utilizarse igualmente sistemas metálicos móviles para protección en pasos de mediana provenientes de otros países de la Unión Europea siempre que dispongan del marcado CE.

El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, con suficiente antelación antes del comienzo de la ejecución de la colocación de las barreras la relación de las empresas suministradoras y de barrera móvil a utilizar, con indicación de la marca comercial y referencia que las empresas suministradoras den a ese sistema.

Se adjuntará al comunicado las especificaciones técnicas de la barrera a emplear. Se adjuntará asimismo el certificado de calidad en posesión del suministrador, que acredita que las barreras cumplen con la normativa UNE y UNE-EN de aplicación y, en consecuencia, con las especificaciones técnicas de este Pliego.

La instalación de las barreras metálicas se realizará prestando especial atención a los requerimientos recogidos en la Orden circular 35/2014.

Antes de comenzar la instalación de las barreras, el Contratista comprobará, tras el replanteo de las barreras, que se cumplen íntegramente todos los requisitos de disposición requeridos en la Orden Circular 35/2014 apartado 6. Si alguno de estos requisitos no se cumpliera con la disposición prevista en los planos del proyecto, el Contratista informará al Director de Obra para que éste ordene las actuaciones oportunas para dar cumplimiento al requisito. Es, por tanto, responsabilidad del Contratista realizar una revisión minuciosa de las disposiciones previstas en proyecto, cotejándolas con los datos de replanteo en campo, para garantizar que las barreras instaladas satisfarán plenamente los requisitos que seguidamente se relacionan.

Asimismo se deben cumplir los requisitos y especificaciones de longitud mínima y pendienteado de la superficie sobre la que se va a colocar la barrera que indique el fabricante del sistema.

## 704b.5.-	Parámetros de aceptación final

Se relacionan seguidamente las especificaciones que deberá cumplir la unidad terminada para proceder a su aceptación final.

| Parámetros de aceptación final | Procedimiento de medida |
| --- | --- |
| Posición transversal: Distancia a obstáculo o desnivel ≥ W | Medición con cinta |
| Desviación de la inclinación respecto de la perpendicular a la plataforma < 3º | Medición con inclinómetro y regla |

## 704b.6.-	Tratamiento de no conformidades

Si alguno de los parámetros de aceptación final no se cumpliera, no se aceptará la unidad mientras no se subsane la deficiencia. La corrección de las deficiencias correrá íntegramente por cuenta del Contratista.

## 704b.7.-	Control de calidad

La posesión del marcado CE que posee la barrera, exime de la necesidad de realizar los controles de recepción previstos en el artículo 704.6 del PG-3. Bastará con que cada suministro de barreras metálicas se acompañe del certificado acreditativo de la posesión del marcado CE.

En cualquier caso, el Director de Obra podrá realizar, a su juicio, los controles de calidad que estime oportunos, según los criterios del apartado 704.6 del PG-3.

## 704b.8.-	Seguridad y señalización de las obras

El Contratista adjudicatario realizará, a través de su técnico responsable en materia de seguridad y salud, un plan específico de seguridad y señalización de las obras, basado en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el presente proyecto.

El plan específico concretará las medidas a adoptar en materia de seguridad y señalización de las obras, tanto para protección del personal como del tráfico, durante las operaciones de instalación de las barreras.

El Contratista someterá el plan a la aprobación del Director de Obra, con suficiente antelación al inicio de las tareas.

## 704b.9.-	Medición y abono

La unidad de obra correspondiente a la unidad de paso de mediana de 40m (12+20) se medirá conforme a los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades exactas. |
| Forma de medición | Unidad de barrera de paso de mediana de 40m realmente ejecutadas en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. El precio incluye la disposición de captafaros en caso necesario. |

# Artículo 705.- Sistemas de señalización fija en túneles

## 705.1.-	Aplicación

Las condiciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UN01RS003 | m2 | Suministro, transporte y montaje de Panel de Señalización fija retroiluminado, constituida por cajón estanco (IP66) de chapa plegada de acero galvanizado y lacado, totalmente practicable desde la trasera mediante 4 puertas con doble cerradura. Frontal de policarbonato 4mm con rotulación, según planos, en reflexivo Nivel RA3-ZB retroiluminable y vinilo translúcido. Iluminación interna mediante diodos LED de alta potencia y duración de 100.000 horas. Soportes para su anclaje en techo con tacos de expansión y pernos. Incluso, documentación, pruebas y puesta en marcha según PPT y otros documentos del proyecto. |
| UN01RS100B | ud | Acometida individual a panel de señalización fija retroiluminado de 3x2.5 mm2 desde cuadro de baja tensión, bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 3x2.5mm2 y aislamiento tipo RZ1-K (As) 0.6/1kV libre de halógenos. Instalada, incluyendo interruptor magnetotérmico y diferencial en cuadro de 2x10A 30mA, elementos de fijación y conexionado. |

## 705.2.-	Descripción De Los Equipos

A continuación se describen los requisitos que cumplen los Paneles de Señalización Retroiluminados. Los paneles de señalización fija retroiluminados previstos tienen, en general, las dimensiones y características que seguidamente se indican. Las especificaciones de otros paneles previstos con dimensiones distintas a las seguidamente indicadas se adaptarán convenientemente, sin que ello suponga modificación del precio previsto para los paneles:

- Panel de Señalización internamente iluminada para túnel, de dimensiones 3000x950x150 mm, constituida por cajón estanco (IP66) de chapa plegada de acero galvanizado y lacado, totalmente practicable desde la trasera mediante 4 puertas con doble cerradura. Frontal de policarbonato 4 mm con rotulación, según diseño, en reflexivo Nivel 3 retroiluminable y vinilo translúcido. Iluminación interna mediante diodos LED de alta potencia y duración de 100.000 horas. Soportes para su anclaje en techo con tacos de expansión y pernos.

- Panel Señalización internamente iluminada para túnel, de dimensiones 4500x950x150 mm, constituida por cajón estanco (IP66) de chapa plegada de acero galvanizado y lacado, totalmente practicable desde la trasera mediante 6 puertas con doble cerradura. Frontal de policarbonato 4 mm con rotulación, según diseño, en reflexivo Nivel 3 retroiluminable y vinilo translúcido. Iluminación interna mediante diodos LED de alta potencia y duración 100.000 horas. Soportes para su anclaje en techo con tacos de expansión y pernos.

Las dimensiones exactas de todos los paneles retroiluminados previstos están recogidas en los planos del proyecto así como en las tablas de mediciones auxiliares incluidas en el Presupuesto.

Especificaciones Particulares

Modelo una dirección:

| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS |  |
| --- | --- |
| Longitud | 3000 mm |
| Altura | 950 mm |
| Profundidad máxima | 150 mm |
| Altura de texto (2 mensajes) | 300 mm máx. |
| Grado de protección | IP66 |
| Material | Acero Galvanizado |
| Peso | <200 kg |
| Soporte | Anclaje a techo |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS |  |
| Alimentación | 230 Vac (-13 +10%) |
| Consumo | [ 220-275 ] W |
| Frecuencia de red | 50 Hz (± 1 Hz) |
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES |  |
| Temperatura de funcionamiento | -25º a +70º C |
| Grado de humedad | 90% máx. |

Modelo dos direcciones

| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS |  |
| --- | --- |
| Longitud | 4500 mm |
| Altura | 950 mm |
| Profundidad máxima | 150 mm |
| Altura de texto (2 mensajes) | 300 mm máx. |
| Grado de protección | IP66 |
| Material | Acero Galvanizado |
| Peso | <300 kg |
| Soporte | Anclaje a techo |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS |  |
| Alimentación | 230 Vac (-13 +10%) |
| Consumo | [325-400 ] W |
| Frecuencia de red | 50 Hz (± 1 Hz) |
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES |  |
| Temperatura de funcionamiento | -25º a +70º C |
| Grado de humedad | 90% máx. |

Especificaciones Generales

Subsistema eléctrico / electrónico

Para la iluminación de la rotulación se utilizarán leds de alta potencia color blanco, dispuestos en el interior del cajón en un plano paralelo al frontal del mismo.

El montaje de los Leds conseguirá una iluminación perfectamente homogénea del frontal rotulado.

Para la regulación del encendido de los diodos, se dispondrá un sistema de control que permita la polarización óptima para maximizar su vida y eficiencia.

Como sistema de alimentación se emplearán fuentes de alimentación conmutadas y con un rendimiento mínimo del 80%. Además, la alimentación quedará repartida homogéneamente entre las fuentes que en cada cajón hayan sido instaladas.

Para la acometida eléctrica general del sistema, se dispondrá de un interruptor magnetotérmico para facilitar la desconexión y mantenimiento.

DIODO LED

El diodo LED es el elemento luminoso base, que conforma la iluminación interior de los paneles. La marca del led será de una primera firma mundial en opto electrónica.

El tipo de LED utilizado será:

| COLOR | TEMPERATURA COLOR | TIPO |
| --- | --- | --- |
| Blanco | 4500~6000 K (Tip.) | InGaN |

La vida estimada del diodo Led utilizado, considerada como el mantenimiento de al menos el 70% del flujo luminoso, superará las 50.000 horas de uso continuo.

La alimentación de los diodos nunca rebasará la típica especificada en las características técnicas suministradas por los fabricantes, siendo de obligado cumplimiento la correspondiente entrega de documentación y de las medidas eléctricas y ópticas que prueben fehacientemente las prestaciones y calidades usadas.

PRESTACIONES ÓPTICAS

La luminancia del cartel será superior a las 300 Cd/m2.

No se requieren sensores de luminosidad ambiente ni control de la luminancia del cartel. Las condiciones de iluminación interior del túnel son supuestas constantes.

PLACAS DE LED

Los diodos, para su ensamblaje en el interior del panel, estarán soldados en PCBs. Los Leds estarán ubicados de forma que el paso entre ellos sea homogéneo en ambas dimensiones, con el fin de asegurar que la iluminación también lo sea.

Para la fabricación de las PCBs se tendrán presentes los test eléctricos para la densidad de corriente requerida.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Estarán dimensionadas con una capacidad al menos un 20% superior al consumo máximo de potencia declarado por el fabricante.

La tensión nominal para la conexión a la red será de 230 Vac monofásico o 400 Vac trifásico. Se soportarán variaciones en esta tensión de -13% a 10% sin afectar al funcionamiento del sistema.

Las variaciones dentro del rango de frecuencia es de (501 Hz).

Las interrupciones de alimentación durante menos de 25 ms no deben tener efectos apreciables en la iluminación del cartel.

CABLEADO Y CONEXIONADO

Los cables cumplirán las siguientes condiciones:

	Densidad de corriente <4A/mm2.

	Caída de tensión <3%

	Aislamiento por cubierta de PVC (0,6/1KV) y conductor de cobre.

Todos los cables se conectarán a través de terminales o conectores. Los conductores aislados entre dos dispositivos de conexión no tendrán uniones intermedias a base de empalmes o soldaduras. Los conductores no deberán apoyarse en ningún caso contra partes desnudas en tensión a diferente potencial ni contra aristas vivas.

Subsistema de rotulación y cierre frontal

La parte delantera del cajón irá cerrada con un policarbonato continuo de 4 mm de espesor. Por su cara exterior, se aplicará una lámina reflectante Nivel 3 retroiluminable, sobre la que se rotulará con vinilo translúcido cortado en función de la señalización a mostrar.

La sujeción del policarbonato con el cuerpo principal del cajón asegurará en todo momento la estanqueidad según el grado de protección mencionado.

Las Áreas útiles mínimas de rotulación, serán:

•	Para módulos de una dirección:	Área útil ≥ 2930 x 880 mm

•	Para módulos de dos direcciones:	Área útil ≥ 4430 x 880 mm

Subsistema mecánico

CARCASA Y PUERTAS DE ACCESO

El cajón constará de una envolvente metálica de chapa de acero galvanizada conformada. Dicha envolvente llamada carcasa, proporcionará protección a los componentes del panel ante los agentes atmosféricos, impactos causados por pequeñas piedras u objetos que pueden ser despedidos por los automóviles y ante el vandalismo. Por ello, tendrá una resistencia mecánica suficiente y proporcionan un grado adecuado de protección contra la entrada de materiales desde el exterior (estanqueidad). Además, éstas características deberán cumplirse a lo largo de toda la vida útil de servicio del panel. Donde el requisito será, el tener una vida útil de servicio del panel de al menos 10 años, excepto para los componentes normalizados que tengan una vida de servicio prefijada en otras normas o las partes sometidas al desgaste por uso.

En sentido inverso, como la carcasa constituye el alojamiento de diferentes elementos y equipos que están bajo tensión eléctrica, deberá proporcionar protección a los usuarios y personal de servicio frente a posibles descargas eléctricas, disponiendo de las medidas adecuadas de aislamiento y seguridad, sólidos y líquidos.

La parte trasera de la caja estará formada por una estructura de cerco y puertas elaboradas igualmente con chapa de acero galvanizadas. Para el modelo de una dirección se aplicarán 4 hojas mientras que para el de dos direcciones, 6 hojas. Todas ellas sujetas mediante bisagras con eje de acero inoxidable y con doble cierre.

Las puertas incluyen un sistema de cierre que asegura su inviolabilidad. Este sistema incorporará un número mínimo de puntos de cierre, de forma que la distancia exenta entre los mismos no supera 750 mm, e incluirá una herramienta particular, única para todo el panel, que permita bloquear dicho sistema, impidiendo su accionamiento.

Asimismo, estas puertas incorporarán un sistema de retención o fijación, que las fije e impida su cierre accidental cuando estén abiertas. El sistema de retención deberá incorporar un sistema de fijación que se accione, de forma manual o automática, cuando se realice la apertura total de la puerta.

El sistema de fijación de la retención deberá permitir su desbloqueo sin necesidad de empleo de herramientas.

Para asegurar la protección contra posibles choques o descargas eléctricas, las puertas disponen de un sistema de conexión, que garantice la unión eléctrica en todo el perímetro de ellas y la carcasa.

En caso de que se requiera calefacción o ventilación forzada, la carcasa permitirá el alojamiento de los equipos que se deban instalar a estos efectos.

RESISTENCIA MECÁNICA

La carcasa estará construida con materiales apropiados para su uso en elementos estructurales y es dimensionalmente estable y rígida a la torsión (esto último deberá ser comprobado tanto aislada como conjuntamente con los elementos de sustentación).

La carcasa dispone de los suficientes elementos de rigidización en su estructura con el fin de evitar su alabeo y deformación durante el transporte, montaje y manipulación posterior, de manera que una vez instaladas no se superen las tolerancias dimensionales establecidas.

Específicamente, se consideran las acciones constantes de peso propio de la carcasa, las cargas permanentes correspondientes al peso de los aparatos y equipos situados en su interior y eventualmente las sobrecargas de uso. Asimismo, se han tenido en cuenta la presión dinámica del viento, las tensiones ocasionadas por las variaciones térmicas.

Una vez consideradas todas las acciones de cálculo, se ha comprobado especialmente que no se superan las deflexiones máximas permitidas en la norma UNE 135311 como consecuencia del transporte y montaje, ni tampoco en condiciones de servicio.

GRADO DE PROTECCIÓN

La carcasa proporcionará protección contra la entrada de polvo y de agua, que deberá ser de un nivel IP66, de acuerdo con la norma UNE 20324 3R “Grados de protección proporcionados por las envolventes”.

Para su verificación se someterá al módulo de ensayo a la prueba descrita en la norma UNE 20324 3R con unos niveles de severidad de 6 (protección contra el polvo) para la primera cifra característica y de 6 (protección contra los chorros de agua) para la segunda cifra característica.

Las puertas y ventanas deberán están dotadas de una junta perimetral de un material adecuado que asegure la estanqueidad exigida.

DURABILIDAD

Los elementos metálicos de la carcasa del panel estarán fabricados o revestidos con materiales resistentes a la corrosión.

Su durabilidad se evaluará de acuerdo con la norma UNE 112017 “Recubrimientos metálicos. Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales. Ensayos de niebla salina”.

Después de someter a dos muestras representativas del conjunto completo de elementos metálicos de la carcasa al ensayo de niebla salina, según se describe en la norma UNE 112017, durante 720 horas, no deberán presentarse evidencias de corrosión, tales como manchas de óxido o ampollas en el revestimiento.

La pintura de acabado será según se describe a continuación:

	Frontal y laterales RAL 9011 (Negro), acabado gofrado

	Interior y trasera RAL 7001 (Gris)

Seguridad y aislamientos eléctricos

La carcasa deberá proporcionar, tanto al personal de mantenimiento como a otros posibles usuarios, un grado adecuado de protección contra los choques eléctricos, de acuerdo con lo establecido en la Norma UNE 20550 (“Clasificación de los aparatos eléctricos y electrónicos en lo que se refiere a la protección contra los choques eléctricos”) para los aparatos de la Clase I.

Los chasis de los diversos dispositivos deberán están conectados entre sí, de tal forma que se garantice una buena continuidad.

El equipamiento eléctrico se instalará y distribuirá de tal forma dentro de la carcasa que permita al personal de mantenimiento efectuar las manipulaciones de un modo correcto sin ningún tipo de riesgo. Las zonas activas que queden expuestas al abrir las puertas deberán estar protegidas contra los contactos directos.

Asimismo, se deberá disponer un punto de conexión de toma de tierra por cada parte móvil o fija, de acuerdo con la norma UNE 20460-5-54 (“Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección”).

Las carcasas de los paneles, puertas, conexiones atornilladas, cerraduras metálicas y bisagras con protección contra la corrosión se considerarán conductores de tierra adecuados si su resistencia no es mayor de 0,2 Ω.

Control dimensional

El control dimensional del conjunto del panel admitirá las tolerancias dimensionales que se establecen a continuación, con el fin de no presentar problemas en el montaje ni en las sujeciones:

- Una dirección, longitud de hasta 3000 mm.				           ± 5 mm.

- Dos direcciones, longitud de hasta 4500 mm.			           ± 8 mm.

- La altura para todos los módulos será de 950 mm.			           ± 2 mm.

- Espesor de ambos tipos de paneles será de hasta 150 mm	……mm

Ventana frontal para rotulación

La parte frontal estará diseñada libre de todo obstáculo, y de forma que no quede restringida la visibilidad del texto. Así mismo no se permitirán uniones ni solapes a testa del policarbonato.

## 703.3.-	Medición y Abono

Los carteles retroiluminados se medirán y abonarán según las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Recuento de carteles realmente colocados en obra y medición sobre plano de su superficie. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye la adquisición y colocación en obra, incluyendo los elementos de sujeción, así como todas las operaciones necesarias para la colocación definitiva del |

Las acometidas a panel de señalización retroiluminado se medirán y abonarán según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras. |
| Forma de medición | Conteo de acometidas dispuestas. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios |  |

# Artículo 706.- Pretiles metálicos

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 704 del PG-3 (O.M. de 28-12-99), en lo que resulte de aplicación a pretiles metálicos.

Los materiales, proceso de fabricación y control de calidad seguirá las prescripciones de las normas UNE y UNE-EN siguientes:

NORMAS UNE-EN

| CÓDIGO | TÍTULO |
| --- | --- |
| UNE-EN 1317-1 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios generales para los métodos de ensayo |
| UNE-EN 1317-2 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para barreras de seguridad. |
| UNE-EN 1317-3 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 3: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para atenuadores de impactos. |
| UNE-ENV 1317-4 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 4: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para terminales y transiciones de barreras de seguridad. |
| UNE-EN 1317-5 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto y evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos. |

NORMATIVA ESPAÑOLA

| CÓDIGO | TÍTULO |
| --- | --- |
| Orden Circular 35/2014 | Sobre Criterios De Aplicación De Sistemas De Contención De Vehículos |

## 706.1.-	Aplicación

Las prescripciones contenidas en esta cláusula son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UA008SC005 | m | Pretil con nivel de contención H3, clase de severidad B, ancho de trabajo W3 y deflexión dinámica 0,60 m, galvanizado en caliente y pintado, formado por dos largueros longitudinales siendo el inferior absorbedor y postes verticales, incluso anclaje químico, tornillería específica y soportes, conforme a la normativa vigente. |
| cC08SC003 | m | Pretil con nivel de contención H3, clase de severidad B, ancho de trabajo W3 y deflexión dinámica 0,60 m, galvanizado en caliente y pintado, formado por dos largueros longitudinales siendo el inferior absorbedor y postes verticales, incluso anclajes, tornillería específica y soportes, conforme a la normativa vigente. |
| cC08SC004 | ud | Pieza de terminal de pretil con nivel de contención H3, clase de severidad B, ancho de trabajo W3 y deflexión dinámica 0,60 m, galvanizado en caliente y pintado, formado por unidad terminal y dos largueros longitudinales, tornillería específica de pieza final y bandas reflectantes, conforme a la normativa vigente. |
| UN00604 | m | Suministro e instalación de pretil metálico tipo PMC2/16a con clase de contención alta, nivel de contención h4b, anchura de trabajo W4 o inferior, índice de severidad B, PMH-38 o similar, con distancia entre postes de 2,5 m, incluso anclajes, pieza terminal de pretil metálico y todos los materiales y operaciones necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Totalmente terminado. |
| UN00705 | ud | Pieza de terminal de pretil con nivel de contención H4, clase de severidad B, ancho de trabajo W4 y deflexión dinámica 0,40 m, galvanizado en caliente y pintado, formado por unidad terminal y dos largueros longitudinales, tornillería específica de pieza final y bandas reflectantes, conforme a la normativa vigente. |

## 706.2.-	Tipos

Sólo se podrán emplear sistemas de contención de vehículos o pretiles metálicos certificados y homologados mediante ensayos experimentales a escala real según la norma UNE-EN 1317. Tales sistemas certificados y homologados están recogidos en la Orden Circular 35/2014 Sobre Criterios De Aplicación De Sistemas De Contención De Vehículos.

Al ya haber entrado en vigor la obligatoriedad del marcado CE para los nuevos pretiles metálicos, sólo podrán disponerse barreras que cuenten con el marcado, al ser éste un requisito obligatorio para la comercialización del producto en el ámbito de la Unión Europea. El marcado CE se obtendrá a través de ensayos acreditados conformes a la norma UNE-EN 1317, y en particular su parte 2.

Características del sistema a emplear

Los parámetros definitorios de este sistema de contención son los siguientes (con el significado recogido en UNE-EN 1317):

- Nivel de contención:		H3

- Anchura de trabajo:			W2

- Deflexión dinámica (m):		0,60 m.

- Índice de severidad:			B

El presente pretil puede estar sujeto a cargas máximas transmitidas a la estructura.

La anticipación y finalización debe realizarse según lo dispuesto en los Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.

En las zonas adyacentes a dicha estructura, en las que se colocará una distancia mínima del nuevo pretil H4b para mantener el nivel de contención correcto, los anclajes se realizarán sobre un zócalo continuo de cimentación según las dimensiones indicadas en los Planos.

El hormigón del zócalo en la zona del pretil deberá de presentar una resistencia mínima de HA-30 con armaduras B 500 S.

## 706.3.-	Materiales y componentes

Los materiales cumplirán las especificaciones del artículo 704 del PG-3 y de la relación anterior de normas UNE y UNE-EN que resulten de aplicación.

Cumplirán además las especificaciones incluidas la Orden Circular 35/2014 Sobre Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.

El pretil metálico incluirá la protección de galvanizado en caliente de 80 micrómetros de espesor y estará pintado en color azul corporativo del ayuntamiento de Madrid: “PANTONE 285 o RAL equivalente”, definido en el manual de imagen corporativa del Ayuntamiento de Madrid.

## 706.4.-	Ejecución

Los pretiles metálicos a emplear en este proyecto serán los dispuestos según la Orden Circular 35/2014 Sobre Criterios De Aplicación De Sistemas De Contención De Vehículos o bien dispondrán de un marcado CE otorgado por un organismo de certificación acreditado en España y que esté reconocido por el Ministerio de Fomento.

Podrán utilizarse igualmente pretiles metálicos provenientes de otros países de la Unión Europea siempre que dispongan del marcado CE.

El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, con suficiente antelación antes del comienzo de la ejecución de la colocación de pretiles, la relación de las empresas suministradoras y de pretiles a utilizar, con indicación de la marca comercial y referencia que las empresas suministradoras den a ese sistema.

Se adjuntará al comunicado las especificaciones técnicas de los pretiles a emplear. Se adjuntará asimismo el certificado de calidad en posesión del suministrador, que acredita que las barreras cumplen con la normativa UNE y UNE-EN de aplicación y, en consecuencia, con las especificaciones técnicas de este Pliego.

La instalación de los pretiles metálicos se realizará prestando especial atención a los requerimientos recogidos en la Orden circular 35/2014, apartado 6, relativo a la disposición del sistema: disposición longitudinal, transversal y en altura, inclinación, cimentación, extremos y condiciones de disposición en zonas especiales.

Antes de comenzar la instalación de las barreras, el Contratista comprobará, tras el replanteo de las barreras, que se cumplen íntegramente todos los requisitos de disposición requeridos en la Orden Circular 35/2014 apartado 6. Si alguno de estos requisitos no se cumpliera con la disposición prevista en los planos del proyecto, el Contratista informará al Director de Obra para que éste ordene las actuaciones oportunas para dar cumplimiento al requisito. Es, por tanto, responsabilidad del Contratista realizar una revisión minuciosa de las disposiciones previstas en proyecto, cotejándolas con los datos de replanteo en campo, para garantizar que las barreras instaladas satisfarán plenamente los requisitos que seguidamente se relacionan.

## 706.5.-	Parámetros de aceptación final

Se relacionan seguidamente las especificaciones que deberá cumplir la unidad terminada para proceder a su aceptación final. La nomenclatura de los parámetros relacionados en la tabla siguiente es coincidente con la adoptada por la Orden Circular 35/2014.

| Parámetros de aceptación final | Normas de referencia | Procedimiento de medida |
| --- | --- | --- |
| Altura de la barrera: Tolerancia en menos: la indicada en la ficha del Catálogo Tolerancia en más: la indicada en la ficha del catálogo | OC 35/2014 | Medición topográfica. |
| Longitud de anticipación: Longitud Lr Longitud La | Tabla 10 OC 35/2014 Tabla 11 OC 35/2014 | Medición con odómetro o topográfica |
| Longitud de prolongación: Calzada única Calzadas separadas | Fig. 8 OC 35/2014 Fig. 9 OC 35/2014 | Medición con cinta, odómetro o topográfica |
| Posición transversal: Distancia mínima al borde de la superficie pavimentada: - barrera fuera del arcén - si no hay arcén, distancia mínima de 0,5 m. respecto a borde de calzada | OC 35/2014 | Medición con cinta |
| Posición transversal: Distancia a obstáculo o desnivel ≥ W | OC 35/2014 | Medición con cinta |
| Posición en altura: | OC 35/2014 El bordillo no excederá de siete centímetros de altura en ningún caso. |  |
| Desviación de la inclinación respecto de la perpendicular a la plataforma < 1º | OC 35/2014 | Medición con inclinómetro y regla |

## 706.6.-	Tratamiento de no conformidades

Si alguno de los parámetros de aceptación final no se cumpliera, no se aceptará la unidad mientras no se subsane la deficiencia, bien añadiendo longitud de pretil o bien desmontando módulos y eventualmente postes, para posteriormente reponer los pretiles cumpliendo todos los criterios de aceptación. La corrección de las deficiencias correrá íntegramente por cuenta del Contratista.

## 706.7.-	Control de calidad

La posesión del marcado CE que acredita la conformidad de los pretiles metálicos con la normativa UNE de aplicación, exime de la necesidad de realizar los controles de recepción previstos en el artículo 704.6 del PG-3. Bastará con que cada suministro de pretiles metálicos se acompañe del certificado acreditativo de la posesión del marcado CE.

En el caso de empleo de pretiles metálicos con marca de calidad acreditada por algún organismo extranjero que no incluya la totalidad de prescripciones de la normativa UNE, a cada suministro se adjuntará el certificado acreditativo del sello de calidad más un certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias no incluidas en la marca de calidad.

En cualquier caso, el Director de Obra podrá realizar, a su juicio, los controles de calidad que estime oportunos, según los criterios del apartado 704.6 del PG-3.

## 706.8.-	Seguridad y señalización de las obras

El Contratista adjudicatario realizará, a través de su técnico responsable en materia de seguridad y salud, un plan específico de seguridad y señalización de las obras, basado en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el presente proyecto.

El plan específico concretará las medidas a adoptar en materia de seguridad y señalización de las obras, tanto para protección del personal como del tráfico, durante las operaciones de instalación de los pretiles.

El Contratista someterá el plan a la aprobación del Director de Obra, con suficiente antelación al inicio de las tareas.

## 706.9.-	Medición y abono

Las unidades de obra correspondientes a pretiles metálicos se medirán conforme a los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metros (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Longitud de pretil realmente ejecutada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. En el precio se incluye también la parte proporcional del anclaje químico indicado por el fabricante como necesario para el correcto funcionamiento del sistema de contención. |

Las unidades de obra correspondientes a piezas terminales de pretiles metálicos se medirán conforme a los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades exactas. |
| Forma de medición | Unidades de terminación de pretil realmente ejecutadas en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

# Artículo 707.- Barreras de hormigón

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 704 del PG-3 (O.M. de 28-12-99), en lo que resulte de aplicación a barreras de hormigón.

Los materiales, proceso de fabricación y control de calidad seguirá las prescripciones de las normas UNE y UNE-EN siguientes:

NORMAS UNE-EN

| CÓDIGO | TÍTULO |
| --- | --- |
| UNE EN 1317-1 | "Sistemas de contención para carreteras. Terminología y criterios generales para los métodos de ensayo". |
| UNE EN 1317-2 | "Sistemas de contención para carreteras. Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para barreras de seguridad". |
| UNE EN 1317-3 | "Sistemas de contención para carreteras. Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para atenuadores de impactos". |
| UNE ENV 1317-4 | "Sistemas de contención para carreteras. Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para terminales y transiciones de barreras de seguridad". |
| UNE EN 1317-5:2008+A1 | "Sistemas de contención para carreteras. Requisitos de producto y evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos". |

NORMATIVA ESPAÑOLA

| CÓDIGO | TÍTULO |
| --- | --- |
| Orden Circular 35/2014 | Sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos. |

## 707.1.-	Aplicación

Las prescripciones contenidas en esta cláusula son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU15B120 | m | Suministro y colocación de elemento prefabricado en acompañamiento de rampas en zona descubierta, compuesto por barrera de hormigón de 115 cm de alto y 65 cm de ancho, según geometría y dimensiones reflejadas en planos, todo ello en hormigón blanco y en una única pieza modulada cada 3 m, incluso elementos de anclaje al muro o a la viga de coronación que aseguren su resistencia frente al impacto del vehículo normalizado. |
| mU15B130 | m | Barrera de seguridad rígida doble (BHD) ejecutada "in situ" de hormigón en masa HM-20, de altura = 80 cm., totalmente terminada. |
| cmU15B130.3 | m | Barrera de seguridad rígida simple (BHS) ejecutada "in situ" de hormigón en masa HM-25, de altura = 80 cm., totalmente terminada. |
| cmU15B130.5 | m | Recrecimiento barrera de seguridad rígida doble (BHD) ejecutada "in situ" de hormigón en masa HM-25, de altura = 80 cm., totalmente terminada. |
| cmU15B130.6 | m | Barrera de seguridad rígida simple (BHS) ejecutada "in situ" de hormigón en masa HM-25, de altura = 80 cm., totalmente terminada. |

Los trabajos que se incluyen en la unidad son:

- Suministro a obra de las barreras de hormigón y piezas especiales de paso de juntas de dilatación y conexión entre barreras de hormigón y barrera metálica bionda.  Suministro de los materiales necesarios en caso de barrera ejecutada “in situ”.

- Replanteo de la posición de la barrera.

- Colocación/ejecución de la barrera, incluyendo todas las operaciones y medios auxiliares para su instalación definitiva, incluyendo la creación de juntas de dilatación en los lugares indicados o manteniendo las de la obra de fábrica en la que se instala.

- Todas las operaciones necesarias para revisar y comprobar la calidad y la perfección del montaje y de las alineaciones resultantes.

- Todas las operaciones previstas en el Plan de Control de Calidad definido en el Pliego.

## 707.2.-	Tipos

Sólo se podrán emplear sistemas de contención de vehículos o pretiles de hormigón certificados y homologados mediante ensayos experimentales a escala real según la norma UNE-EN 1317.

Los pretiles de hormigón a instalar deberán contar con el correspondiente marcado CE, que acredite su conformidad con las especificaciones técnicas normativas. El marcado CE se obtendrá a través de ensayos acreditados conformes a la norma UNE-EN 1317, y en particular su parte 2.

Al ya haber entrado en vigor la obligatoriedad del marcado CE, sólo podrán disponerse barreras que cuenten con el marcado, al ser éste un requisito obligatorio para la comercialización del producto en el ámbito de la Unión Europea.

## 707.3.-	Materiales

La barrera es un sistema de contención integrado por varios componentes y todos ellos deben ser suministrados de forma integral por el fabricante del sistema. El sistema integral así compuesto estará en posesión de un certificado de conformidad CE con la norma UNE-EN 1317, que garantiza el cumplimiento de las especificaciones de la citada norma.

El marcado CE de conformidad garantizará el cumplimiento de las especificaciones indicadas en el apartado 706.2. Tipos.

El certificado de conformidad CE del pretil se ajustará al modelo que seguidamente se indica:

## 707.4.-	Ejecución

Suministro

El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, con suficiente antelación antes de las obras la marca comercial y el certificado de conformidad CE del sistema a emplear, conforme al modelo indicado en el apartado 707.2. Materiales y componentes.

Replanteo de la barrera

Primero se replantearán todos los puntos singulares de la estructura tales como juntas de dilatación y se garantizará que los módulos de barrera para el paso de junta coincidan la misma, previéndose módulos especiales de menor longitud si fuese necesario.

La modificación de la longitud de los módulos habrá de ser inferior a un 5 % de la longitud tipo indicada en la ficha de especificaciones del sistema, tal y como queda reflejado en los planos de proyecto.

Adicionalmente se cumplirán todas las tolerancias exigidas por el fabricante del sistema para la correcta instalación de su barrera.

Instalación de la barrera

Antes de comenzar la instalación de las barreras, el Contratista comprobará, tras el replanteo de las barreras, que se cumplen íntegramente todos los requisitos de disposición requeridos en la OC 35/2014. Si alguno de estos requisitos no se cumpliera con la disposición prevista en los planos del proyecto, el Contratista informará al Director de Obra para que éste ordene las actuaciones oportunas para dar cumplimiento al requisito. Es, por tanto, responsabilidad del Contratista realizar una revisión minuciosa de las disposiciones previstas en proyecto, cotejándolas con los datos de replanteo en campo, para garantizar que las barreras instaladas satisfarán plenamente los requisitos que seguidamente se relacionan.

Especificaciones de la unidad terminada

Se relacionan seguidamente las especificaciones que deberá cumplir la unidad terminada para proceder a su aceptación final. La nomenclatura de los parámetros relacionados en la tabla siguiente es coincidente con la adoptada por la OC 35/2014.

| Parámetros de aceptación final | Normas de referencia | Procedimiento de medida |
| --- | --- | --- |
| Ausencia de golpes y defectos en la barrera. |  | Inspección visual |
| Longitud de módulos La longitud de los módulos componentes cumplirá la longitud tipo con una tolerancia: - ± 5 % |  | Medición con cinta. |
| Posición transversal: Distancia mínima al borde de la superficie pavimentada: - barrera fuera del arcén - si no hay arcén, distancia mínima de 0,5 m. respecto a borde de calzada Distancia máxima al borde de la superficie pavimentada: | OC 35/2014 Tabla 4 OC 35/2014 | Medición con cinta |
| Posición transversal: Distancia a obstáculo o desnivel ≥ W, con una tolerancia de -5 cm. | OC 35/2014 | Medición con cinta |
| Posición en altura: La distancia entre base de pretil y pavimento no excederá de 7 cm. en ningún caso. |  | Medición con cinta |
| Altura de la barrera: Tolerancia en menos: la indicada en la ficha de especificaciones técnicas del suministrador Tolerancia en más: la indicada en la ficha de especificaciones técnicas del suministrador |  | Medición con cinta |
| Longitud de barrera: Longitud mínima de barrera: la indicada en la ficha de especificaciones técnicas del suministrado. |  | Medición con odómetro o topográfica. |
| Anticipación y prolongación de la barrera: Clase, nivel de contención y longitudes mínimas indicadas en planos de proyecto. |  | Medición con odómetro o topográfica |
| Desviación de la inclinación respecto de la perpendicular a la plataforma < 1º | OC 35/2014 | Medición con inclinómetro y regla |

Tratamiento de No Conformidades

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Existencia de golpes y/o defectos en la barrera. | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista |
| La longitud de módulos es: |  |
| - ±10 % a la indicada por el fabricante. | Se acepta la unidad abonando únicamente el 75% del precio del C.P. nº 1. |
| - Resto de casos. | Se acepta la unidad abonando únicamente el 90% del precio del C.P. nº 1. |
| Las distancias mínima y máxima al borde de la superficie pavimentada son diferentes de las indicadas. | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. |
| La distancia al desnivel u obstáculo es: |  |
| - Difiere en menos con respecto al ancho de trabajo del pretil 20 cm o más. | Se acepta la unidad abonando únicamente el 65% del precio del C.P. nº 1. |
| - Difiere en menos con respecto al ancho de trabajo del pretil un valor comprendido entre 20 y 10 cm. | Se acepta la unidad abonando únicamente el 75% del precio del C.P. nº 1. |
| - Difiere en menos con respecto al ancho de trabajo del pretil un valor comprendido entre 10 cm. y la tolerancia indicada. | Se acepta la unidad abonando únicamente el 90 % del precio del C.P. nº 1. |
| La distancia entre base de pretil y pavimento es: |  |
| - Superior a 10 cm. | Se acepta la unidad abonando únicamente el 75 % del precio del C.P. nº 1. |
| - Resto de casos. | Se acepta la unidad abonando únicamente el 90 % del precio del C.P. nº 1. |
| La altura de la barrera es diferente a la indicada por el fabricante. | Se acepta la unidad abonando únicamente el 90 % del precio del C.P. nº 1. |
| La longitud de la barrera es: |  |
| - 10 % inferior a la mínima indicada por el fabricante. | Se acepta la unidad abonando únicamente el 75 % del precio del C.P. nº 1. |
| - Resto de casos. | Se acepta la unidad abonando únicamente el 90 % del precio del C.P. nº 1. |
| La longitud de anticipación y prolongación es inferior a la indicada en los planos del proyecto. | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. |

## 707.5.-	Control de calidad

La posesión del marcado CE que acredita la conformidad de los pretiles con la normativa UNE de aplicación, exime de la necesidad de realizar los controles de recepción previstos en el artículo 704.6 del PG-3. Bastará con que cada suministro de pretiles de hormigón se acompañe del certificado acreditativo de la posesión del marcado CE.

En cualquier caso, el Director de Obra podrá realizar, a su juicio, los controles de calidad que estime oportunos, según los criterios del apartado 704.6 del PG-3.

## 707.6.-	Seguridad y señalización de las obras

El Contratista adjudicatario realizará, a través de su técnico responsable en materia de seguridad y salud, un plan específico de seguridad y señalización de las obras, basado en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el presente proyecto.

El plan específico concretará las medidas a adoptar en materia de seguridad y señalización de las obras, tanto para protección del personal como del tráfico, durante las operaciones de instalación de las barreras.

El Contratista someterá el plan a la aprobación del Director de Obra, con suficiente antelación al inicio de las tareas.

## 707.7.-	Medición y abono

Las unidades de obra correspondientes a pretiles/barreras de hormigón se medirán conforme a los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Longitud de barrera realmente colocada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye todos los medios y materiales necesarios para su instalación. Incluye también el precio de piezas especiales para el paso de juntas de dilatación. |

# Artículo 725.- Anclaje del pretil (PARA ZUNCHO)

## 725.1.-	Aplicación

Las prescripciones contenidas en esta cláusula son de aplicación a las unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UA00201 | ud | Ejecución de un taladro circular en hormigón armado HA-35, en zona ligeramente armada, con profundidad de hasta 150 mm para el anclaje del pretil, incluido replanteo. |
| UN00202 | ud | Anclaje de 4 pernos M22 de 30 cm de longitud en hormigón armado incluida placa de anclaje en su extremo y relleno del espacio entre la placa de anclaje mecanizada en taller para funcionar como encofrado perdido, tal y como se describe en planos y la losa de hormigón con mortero epoxi fluido rápido de altas resistencias, y tiempo de endurecimiento aproximado de 1 día a 22ºC y 65 % de humedad, mediante MASTERFLOW 150 de BASF o similar; incluso tratamiento anticorrosivo de la placa de anclaje en taller y realización de taladro de diámetro 29 mm y 30 cm de profundidad, soplado y limpieza. Medida la unidad ejecutada. |
| UN002021 | ud | Anclaje de 1 perno M22 de 35 cm de longitud en hormigón armado incluida placa de anclaje en su extremo y relleno del espacio entre la placa de anclaje mecanizada en taller para funcionar como encofrado perdido, tal y como se describe en planos y la losa de hormigón con mortero epoxi fluido rápido de altas resistencias, y tiempo de endurecimiento aproximado de 1 día a 22ºC y 65 % de humedad, mediante MASTERFLOW 150 de BASF o similar; incluso tratamiento anticorrosivo de la placa de anclaje en taller y realización de taladro de diámetro 29 mm y 30 cm de profundidad, soplado y limpieza. Medida la unidad ejecutada. |
| cC04EE003 | ud | Unidad de taladro horizontal o vertical descendente de 30 mm de diámetro de perforación para anclaje de barra corrugada de diámetro 25 mm hasta una longitud máxima de 75 cm, incluído resina de inyección hit-re 500 o mortero y p.p. de soplado y limpieza, totalmente ejecutado. |

Los trabajos que se incluyen en la Unidad son:

- Replanteo de la posición de pernos de anclaje para asegurar su correcto posicionamiento, según planos de proyecto (no se permite, en ningún caso, que la placa de anclaje coincida con las juntas de dilatación de la estructura).

- Ejecución de los taladros en el tablero de hormigón.

- Limpieza de la zona tras la ejecución de los taladros pasantes en el tablero de hormigón para el elemento de anclaje.

- Suministro a obra de la pieza de anclaje de acero debidamente mecanizada y tratada en taller según se especifica en planos.

- Colocación de la pieza de anclaje en obra desde la zona inferior del tablero, mediante los medios dispuestos por el Contratista, previamente aceptados por parte de la Dirección de Obra.

- Sellado de la pieza de anclaje de forma que resulte estanca y sirva como encofrado perdido para la resina fluida.

- Replanteo y fijación temporal mediante elementos mecánicos de los pernos de anclaje para asegurar su correcto posicionamiento

- Colocación de la resina en los taladros pasantes para fijar definitivamente el anclaje antes de proceder al hormigonado

- Retirada de los elementos mecánicos de fijación una vez que la resina ha adquirido la resistencia suficiente para que el anclaje quede completamente sujeto.

- Tratamiento y protección de zonas afectadas por el soldeo.

- Todas las operaciones necesarias para revisar y comprobar la calidad de la soldadura y la perfección del montaje y de las alineaciones resultantes.

- Todas las operaciones previstas en el Plan de Control de Calidad definido en el Pliego.

## 725.2.-	Materiales

La empresa fabricante de los productos empleados en los trabajos descritos en la presente especificación, demostrará por escrito que su sistema de Aseguramiento de la Calidad es conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-ISO 9001 (Modelo para el Aseguramiento de la Calidad en el Diseño, Desarrollo, Producción, Instalación y Servicio Post- venta). Además posee la certificación de Gestión Medioambiental UNE- EN –ISO - 14.001.

En esta reparación se deberá ajustar todos los materiales a los requisitos de la norma europea EN 1504 parte 3, 4, 9 y 10, la cual define los principios, productos y sistemas recomendados para la reparación de estructuras de hormigón, adhesión estructural, sistemas generales de protección y reparación del hormigón y aplicación de los mismos.

La empresa aplicadora de los sistemas y productos especificados en la presente, debe de haber completado satisfactoriamente un programa de instrucción sobre su instalación/aplicación, conocer  los métodos adecuados para la preparación del soporte y disponer de una autorización escrita del fabricante.

Por otra parte los operarios que intervengan en la reparación deberán disponer de  carnet de aplicador homologado en sistemas de reparación estructural, vigente y expedida por una empresa externa al aplicador.

Los materiales deberán cumplir lo estipulado en la instrucción de acero estructural EA-E.

### 725.2.1	Tipos de Aceros

Los tipos de aceros a emplear son los siguientes:

| Tipo | Empleo |
| --- | --- |
| Grado 4.6 | Tornillos/Pernos |
| S 275 JR | Placa de anclaje |

Se empleará acero del tipo S 275 JR, según definición del mismo contenido en la Norma EAE y UNE-EN 10027-1, ECISS IC 10(1993) y UNE-EN 10025. Los ensayos de recepción se ajustarán a lo previsto en la Norma EN 10045-1.

### 725.2.2.	Soldaduras

Se realizarán las soldaduras con estricta sujeción a lo establecido en la Norma UNE-ENV 1090 y a lo indicado en EAE. Los consumibles serán apropiados para las características de los materiales a soldar.

### 725.2.3.	Resina de anclaje de pernos

La adherencia entre acero y hormigón es necesaria para la interacción entre ambos materiales. Sin esta propiedad, el hormigón armado es inconcebible en sus aplicaciones, dado que la barra transmite tensiones al hormigón que le rodea por medio de la adherencia.

Además, la adherencia acero-hormigón influye sobre la rigidez de las piezas, y por tanto, sobre su deformabilidad.

El fenómeno de la adherencia tiene su origen en dos tipos de fenómenos: uno de naturaleza física (físico-química) y otro de naturaleza mecánica.

De los mecanismos físico-químicos se define la adhesión, fundamentada a partir de las fuerzas moleculares desarrolladas en las interfases de contacto.

De los mecanismos de adherencia de naturaleza mecánica, más importantes en valor absoluto, se encuentran los fenómenos de rozamiento y acuñamiento. El rozamiento se originada por la irregularidad de las superficies cuando se inicia un deslizamiento relativo entre ellas, y se generan unas tensiones tangenciales en la superficie de contacto.

La suma de adhesión y rozamiento confiere a las barras lisas la totalidad de la adherencia, resultando en cambio una parte relativamente baja de la capacidad total en el caso de los pernos o tornillos.

El fenómeno importante de adherencia cuando se trata de pernos, es el acuñamiento que sufre el hormigón al actuar contra él los frentes de la rosca.

En los pernos puede llegar a ser del 70% al 90% de la tensión última de adherencia. Ello significa que en los tornillos puede, simplificadamente, considerarse que la totalidad de tracción del perno se transfiere al hormigón a través de la rosca, ignorando la influencia de la adhesión y rozamiento.

Como norma general, resulta recomendable diseñar los anclajes de modo que su capacidad resistente se corresponda con la del acero y no con la del hormigón. Es decir, conviene garantizar que el acero sea capaz de alcanzar, ante solicitaciones imprevistas, una tensión equivalente a su límite elástico sin que, previamente se agote su capacidad adherente, recomendación que aún es de mayor interés si la solicitación es de naturaleza dinámica, pues es el modo de alcanzar un comportamiento más dúctil.

Para el dimensionamiento de anclajes pasivos en hormigón endurecido, se recomienda la formulación para anclaje de armadura longitudinal, descritos en la normativa EHE Apdo 66.5.2 así como Eurocódigo 2 Env 1992-1-1 Apdo 5.2.3.2.

La resina a utilizar para conseguir estas características descritas deberá ser de tipo Masterflow 150 de BASF o similar.

Las características técnicas fundamentales de la resina de anclaje serán:

- Excelente fluidez y poder de relleno.

- Endurecimiento sin retracción.

- Una vez endurecido es resistente e impermeable al agua.

- Endurecimiento rápido.

- Excelente resistencia química.

- Los datos técnicos de de la resina de anclaje serán:

Densidad amasado: Aprox. 1,7 g/cm3

Temperatura de aplicación (soporte y material):    De + 5 a +30  ºC

Pot-life: Aprox. 30  minutos

Tiempo de trabajabilidad: Aprox. 90 minutos

Espesores aplicables: 3 cm  Máximo

Resistencia a la temperatura:    Entre -20 a + 80 ºC

Endurecido tras a +20ºC :    Aprox. 12 horas

Totalmente cargable tras:    Aprox. 1  días

Resistencia a compresión tras:

- 1 hora:    Aprox. 19  N/mm2

- 2 horas:   Aprox. 64 N/mm2

- 5 horas:   Aprox. 85 N/mm2

- 20 horas:   Aprox. 89 N/mm2

- 1 día:  Aprox. 100 N/mm2

- 7 días: Aprox. 113  N/mm2

Resistencia a flexotracción a +20ºC   tras:

- 2 horas:  > 24 N/mm2

- 5 horas:  > 24  N/mm2

- 20 horas:  > 24 N/mm2

- 1 día:  > 24 N/mm2

- 7 días: > 24  N/mm2

## 725.3.-	Ejecución

Ejecución del elemento de anclaje de los pernos

DEFINICIÓN

El elemento de anclaje de los pernos se ejecutará en taller y será suministrado a obra como una pieza única para su colocación.

Este elemento de acero se ejecutará según se indica en planos y consta básicamente de cuatro (4) vainas corrugadas exteriormente y con rosca interior para pernos de calidad 4.6 y métrica 22 y una placa de anclaje rectangular de espesor variable (ajustada a la pendiente del ala de la losa) de geometría 270x60x(10-17) mm.

Cada uno de los elementos independientes de la pieza final (vainas y placa) deberán de presentar sus respectivos distintivos de calidad y marcado CE que garanticen las resistencias que se han asumido para la realización de los cálculos.

Comprende este trabajo el suministro, ejecución en taller y transporte a obra de todos los elementos de anclaje, e incluye también el ensamblaje de las piezas en el taller de la obra y su montaje.

Para este elemento serán de aplicación las siguientes normas:

Inspección de chapas por ultrasonidos Norma UNE 7278: 1978.

Calificación de soldadores. Norma UNE EN 287 Parte 1.

Calificación de las soldaduras por Rayos X. Norma UNE-EN 12517: 1998.

RECEPCIÓN DE MATERIALES

Con anterioridad a la fabricación en taller y al control de los sistemas de soldeo a emplear, se procederá a la homologación de los materiales de base y de aportación a utilizar, en presencia del Inspector del Laboratorio Responsable del Control, con arreglo a los siguientes criterios:

Recepción del material base

Todos los materiales deben ir acompañados de su certificado de control, emitido por el fabricante según la Norma UNE-EN 10021.

El certificado deberá acreditar la realización de todos los ensayos de comprobación de las características físicas, químicas y mecánicas que caracterizan al material base. Si no se hubieran realizado todos los ensayos correspondientes, será precisa la realización de éstos a cargo del Contratista.

Asimismo, y antes de que el material sea expedido por la Siderurgia, se procederá a la inspección de los productos de chapa por ultrasonidos, y, en su caso, curvas de transición del ensayo Charpy que amplían el ensayo estándar de resiliencia, quedando el material aceptado una vez realizados estos ensayos si los resultados son favorables.

En el apartado de Programa de Control de Calidad se establece el número de chapas a controlar por ultrasonidos, y el alcance de los ensayos de curvas de transición a realizar.

Recepción del material de aportación

De todas las partidas empleadas se exigirá el correspondiente Certificado de Calidad emitido, por el fabricante, donde expresamente deberá acreditar su compatibilidad con las características anticorrosivas del material base.

En caso de que el taller no pueda aportar los Certificados de Calidad de determinada partida de material, previamente a la puesta en obra del mismo deberá realizar los ensayos precisos para demostrar que el suministro es acorde al resto del material adecuadamente documentado.

La preparación de las probetas y realización de los ensayos de los materiales de aportación (electrodos, hilos y fundentes) propuestos por el constructor de la estructura metálica se realizará conforme a la Norma UNE-EN 1597-1:1998 (Consumibles para el soldeo. Métodos de ensayo. Parte 1: Conjunto para el ensayo de probetas de metal depositado en acero, níquel y aleaciones de níquel). Para el ensayo de resiliencia, se prepararán probetas tipo A según la Norma UNE 7475-1: 1992 (Materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy. Parte 1: Método de ensayo), siendo la temperatura de las probetas en el ensayo de 20º C.

PERSONAL: CUALIFICACIÓN DE LOS SOLDADORES

Todos los soldadores que vayan a intervenir en la ejecución soldada a mano tanto en fabricación en taller como en montaje en obra, estarán calificados aptos para las posiciones de soldeo y procedimientos en los que vayan a intervenir, según la Norma UNE EN 287 Parte 1 o en posesión del correspondiente certificado acreditativo de acuerdo con el código AWS D1.1.90 o equivalente.

Para la realización de las soldaduras de fabricación en taller serán admitidos los certificados que posean los soldadores, siempre que estos sean fijos del taller en que se realice la fabricación y en los límites establecidos por el código citado o equivalente, salvo mejor decisión por parte de la Supervisión o Dirección de obra. Si el soldador no pudiese certificar que no ha tenido interrupción de su trabajo o que este es inferior a seis meses seguidos no se aceptará su cualificación, debiendo el taller a su costa proporcionarle una nueva.

Se realizarán pruebas de cualificación de todo soldador que haya de participar en el montaje en obra, aunque éste posea un certificado equivalente de otra obra o taller. Con la única excepción de aquéllos que participaron en la fabricación en taller y para los que el Laboratorio Responsable del Control considere que no resultan necesarias.

El Laboratorio Responsable del Control podrá retirar las cualificaciones a cualquier soldador por baja calidad de su trabajo o incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en este documento. Deberá asimismo presenciar y dirigir la cualificación de los soldadores, sea en taller, en obra, o cualquier otro lugar.

El Taller metálico mantendrá al día los correspondientes registros de identificación de sus soldadores de forma satisfactoria, en los que figuran: nº de ficha, copia de homologación y marca personal. Esta documentación estará en todo momento a disposición del ingeniero director de la obra y/o sus representantes.

Cada soldador identificará su propio trabajo, con marcas personales que no serán transferibles.

Toda soldadura ejecutada por un soldador no calificado, será rechazada, procediéndose a su levantamiento.

En caso de que dicho levantamiento pudiese producir efectos perniciosos, a juicio del Inspector de la Dirección Facultativa, el conjunto soldado será rechazado y repuesto por el constructor de la estructura metálica.

PROCEDIMIENTO DE SOLDEO

Los procedimientos de soldadura requeridos deberán estar homologados por el taller o los montadores en obra según la norma UNE 288-1 o la AWS D1.1.90.

Se definirán ahí las técnicas operativas que serán empleadas en las diversas uniones soldadas a realizar, las cuales se ajustarán en todo a la norma AWS D1.1.90, y se comprobará la validez de sus parámetros para las soldaduras que se deben realizar (espesores, tipo de acero, posición, preparación de bordes, técnica, metal de aporte, fundentes, parámetros eléctricos, precalentamiento, etc). Si no se dispusiera de alguna homologación para alguna soldadura o se empleasen métodos distintos a los homologados se requerirá un nuevo certificado de homologación.

En el caso de soldaduras en obra, la dirección Facultativa establecerá los test de producción necesarios para verificar in situ los procedimientos de soldadura previamente homologados, que serán ensayados a costa del taller. No podrán emplearse bajo ningún concepto procedimientos distintos a los homologados. El Laboratorio Responsable del Control será el responsable del seguimiento y realización satisfactoria de estos test de producción.

Teniendo en cuenta el tipo de acero a emplear, se elegirán los consumibles con una composición química adaptada a las características anticorrosivas del material base, para lo cual se exigirá del fabricante de los electrodos, que expresamente lo indique en la documentación de los mismos (Catálogos y Certificados de Calidad).

Los "Procedimientos" homologables estarán exclusivamente constituidos por las técnicas indicadas a continuación o por combinación de ellas:

Soldadura manual al arco, con electrodos revestidos con bajo contenido de hidrógeno. Los consumibles estarán de acuerdo con las especificaciones AWS A5.1 ó AWS A5.5.

Soldadura automática con arco sumergido. Los consumibles estarán de acuerdo con las especificaciones AWS A5.17 ó AWS 5.23.

Soldadura semi-automática con protección gaseosa tipo MIG, TIG, MAG o similar. Los consumibles estarán de acuerdo con las especificaciones AWS A5.18 ó AWS A5.20.

Las soldaduras automática y semiautomática se emplearán en fabricación.

En obra se utilizará únicamente soldadura manual.

Las uniones soldadas a tope serán de penetración completa, salvo que en el plano se indique expresamente otra cosa. Todas las soldaduras manuales en taller o montaje serán efectuadas mediante el procedimiento de pasadas múltiples.

EJECUCIÓN EN TALLER

Trazabilidad

El taller garantizará la trazabilidad del 100% de los elementos, ya sean chapas, perfiles o pernos. El taller metálico entregará el procedimiento de trazabilidad para su control por la Dirección Facultativa. El Laboratorio Responsable del Control se responsabilizará del cumplimiento del mismo.

Planos de taller y montaje

La realización en taller se llevará a cabo de conformidad con los Planos y Pliegos de Condiciones del Proyecto, según los cuales el constructor metálico preparará obligatoriamente los planos de taller precisos para la ejecución de las piezas, con un mínimo de 2 semanas de antelación.

Estos planos de taller se someterán con un mínimo de dos semanas de antelación a la Dirección de Obra, para su conformidad, antes de dar comienzo a la ejecución en taller.  La aprobación de los mismos no exime de la responsabilidad que pudieran contraer por errores existentes. Contendrá de manera inequívoca:

Las dimensiones necesarias para definir exactamente todos los elementos de la estructura.

La forma y dimensiones de las uniones.

Las dimensiones de los cordones de soldadura y su orden de ejecución, así como la preparación de los bordes, métodos y posiciones de soldeo y los materiales de aportación a utilizar.

Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de las uniones que lo precisen.

Las calidades y diámetros de los posibles tornillos a emplear.

Los empalmes que por limitaciones de laminación o transporte sea necesario establecer.

Todos los elementos auxiliares que el taller prevea necesario disponer sobre los elementos metálicos para su manipulación y transporte.

El constructor metálico confeccionará los planos de ensamblaje en obra y montaje necesarios, con las marcas con que se señalan en cada tramo metálico, las piezas a ensamblar y montar en obra, para la mejor identificación de montaje. Todas las marcas se dispondrán en la parte correspondiente al interior de las vigas, evitando en lo posible el realizarlos en el exterior de manera de mejorar la limpieza y tratamiento definitivo de la superficie vista.

Los planos se completarán antes de empezar a construir, con el número de colada de las chapas de que se va a obtener las piezas.

Marcado de piezas

Las piezas de cada conjunto, procedentes del corte y enderezado, se marcarán para su identificación y armado con las siglas correspondientes, en su recuadro.

El recuadro y las siglas se marcarán con pintura.

Se prohíbe el marcado con punzonado, granate, troquelado o cualquier sistema que produzca hendiduras en el material, por pequeñas que sean.

Preparación

En cada uno de los perfiles o chapas a utilizar en la estructura se procederá a:

Eliminar aquellos defectos de laminación que, por su pequeña importancia, no hayan sido causa de rechazo.

Suprimir las marcas de laminación con relieve en aquellas zonas que hayan de entrar en contacto con otro elemento en las uniones de la estructura.

Eliminar todas las impurezas que lleven adheridas; la cascarilla de laminación fijamente unida no necesita ser eliminada, a menos que se indique en los planos del proyecto.

Corte y preparación de biseles y ojales

El borde resultante de cualquier tipo de preparación será uniforme y liso, y exento de cualquier oxidación.

El óxido adherido y las rebabas, estrías o irregularidades de borde producidas en el corte, se eliminarán posteriormente mediante piedra esmeril, buril y esmerilado posterior, fresa o cepillo. Esta operación se realizará con el mayor esmero y se llevará con una profundidad mínima de 2 mm. en los bordes que sin ser fundidos durante el soldeo hayan de quedar a distancias inferiores a 30 cm. de la unión soldada.

La preparación de biseles para uniones soldadas, se ejecutarán con máquinas automáticas de oxicorte.

Todas las entallas, producidas, tanto en cortes rectos como en biseles, con profundidad superior a 0.5 mm. se esmerilarán para su eliminación.

Los ojales para salvar el cruce de distintos cordones de soldadura se ejecutarán también automáticamente, con radios de círculo regulares y ausentes de estrías, irregularidades o rebabas.

Enderezado de piezas

El enderezado de perfiles y chapas se realizará con enderezadora mecánica, nunca con maza o aportación de calor.

Para la corrección de las deformaciones producidas que se pudieran originar en los conjuntos soldados, será necesario contar con la aprobación del inspector de la Dirección Facultativa, sobre el sistema a emplear.

Será preferible el empleo de medios de armado y soldeo, tales como vibradores, armaduras auxiliares, etc. que anulen o reduzcan las deformaciones.

Secuencia de armado y soldeo

Antes de iniciarse la fabricación, el constructor metálico propondrá, por escrito y con los planos necesarios, la secuencia de armado y soldeo que, a juicio de sus conocimientos y experiencia, genere la mayor reducción de tensiones residuales y deformaciones previsibles. Estas secuencias se someterán a la Dirección de Obra para su discusión y aprobación, previa al inicio de la fabricación.

Armado en taller

En el armado previo de taller se comprobará que la disposición y dimensiones de cada elemento se ajustan a las indicadas en los planos de taller. Se rectificarán, o reharán todas las piezas que no permitan el acoplamiento mutuo, sin reforzarlas, en la posición que hayan de tener, una vez efectuadas las uniones definitivas.

En cada una de las piezas preparadas en taller se pondrá con pintura o lápiz grueso la marca de identificación con que ha sido designada en los planos de taller para el armado de los distintos elementos.

Asimismo, cada uno de los elementos terminados en taller llevará la marca de identificación necesaria (realizada con pintura) para determinar su posición relativa en el conjunto de la obra.

Para el armado en taller, las piezas se fijarán entre sí o a gálibos de armado, mediante medios adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y enfriamiento subsiguiente.

Se permite emplear como medio de fijación, puntos de soldadura, depositados entre los bordes de las piezas a unir.

El número y tamaño de estos puntos de soldadura será el mínimo suficiente para asegurar la inmovilidad y se limpiarán perfectamente de escoria, cuidando que no contengan fisuras.

Estos puntos de soldadura podrán englobarse en la soldadura definitiva si están perfectamente limpios de escoria y no presentan fisuras u otros defectos.

Ejecución de uniones soldadas

Juntamente con los planos de taller, el Constructor, deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra, un programa de soldadura que abarcará los siguientes puntos:

Cordones a ejecutar en taller.

Orden de ejecución de las distintas uniones y precauciones a adoptar para reducir al mínimo las deformaciones y las tensiones residuales.

Procedimiento de soldeo elegido para cada cordón, con una breve justificación de las razones del procedimiento propuesto.  Para la soldadura manual, se indicará la clase y diámetro de los electrodos, el voltaje y la intensidad, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, la polaridad y las posiciones de soldeo para las que está aconsejado cada tipo de electrodos.

Para la soldadura con arco sumergido se indicará: el tipo y marca de la máquina, la calidad y diámetro del hilo, la calidad y granulado del polvo, voltaje e intensidad.

Teniendo en cuenta el tipo de acero a emplear se elegirán consumibles con una composición química adaptada a las características anticorrosivas del material base, garantizándose la idoneidad mediante la documentación pertinente.

Aquellas costuras difícilmente accesibles para la máquina de soldeo automático o semiautomático se realizarán por soldeo manual con electrodos revestidos.

En todas las soldaduras manuales a tope, deberán levantarse la raíz por el revés, recogiéndola, por lo menos, con un nuevo cordón de cierre; cuando ello no sea posible, porque dicha raíz sea inaccesible, se adoptarán las medidas oportunas (chapa dorsal, guía de cobre acanalado, etc.) para conseguir un depósito de metal sano en todo el espesor de la costura.

El levantamiento de uniones defectuosas y las tomas de raíz, se realizarán con procedimiento arco-aire o buril automático, quedando excluido el empleo de amolado o cualquier otro sistema, salvo que a propuesta del Contratista y con expresa autorización de la Dirección Facultativa, se acepte algún método que garantice realizar el levantamiento sin excesivos recortes de las chapas adyacentes y con posterior preparación de los bordes de las mismas.

Se pondrá un cuidado especial, dando normas adecuadas a montadores y soldadores, en no cebar o probar el electrodo sobre el material de la estructura. Se tomarán los medios que aconsejen la buena práctica, tales como chapas de prueba, para el cebado del arco.

Para el armado de piezas para la ejecución del conjunto, antes de proceder a la ejecución de las soldaduras de ensamble y en general en el curso de la fabricación e incluso en la carga y volteo de piezas, se prohíbe rigurosamente el empleo de puentes de chapa o soldeo de elementos auxiliares de unión que sea preciso puntear o soldar a la estructura, salvo que se apruebe expresamente por la Dirección Facultativa a propuesta del Contratista, garantizando y controlándose por parte de éste la perfecta rigidez del método propuesto y la correcta disposición de las soldaduras a la estructura, de manera que no se produzcan tensiones residuales parásitos peligrosos para la misma o detalles bajos de fatiga que puedan reducir la capacidad final de la estructura. En cualquier caso, se intentarán aprovechar al máximo las soldaduras y elementos internos de rigidización y arriostramiento, previsto en proyecto.

En taller debe procurarse que el depósito de los cordones se efectúe siempre que sea posible, en posición horizontal.  Con este fin se utilizarán los dispositivos de volteo que sean necesarios para poder orientar las piezas en la posición más conveniente para la ejecución de las distintas costuras, sin provocar en ellas, no obstante, solicitaciones excesivas que puedan dañar la débil resistencia de las primeras capas depositadas.

Se pondrá especial cuidado para evitar que los electrodos, varilla y fundente adquieran humedad del medio ambiente.

Los materiales de aportación se almacenarán en un recinto cuya humedad ambiente sea inferior al 50% y la temperatura del recinto se mantenga 10 ºC por encima del ambiente de trabajo.

Los cantos y caras de las chapas a soldar, antes del soldeo, se limpiarán de la capa de recubrimiento en una anchura de 5cm. en planos y de 3cm. en bordes.

No se realizará ninguna soldadura cuando la temperatura ambiente sea igual o inferior a -5º C.

Con temperatura ambiente comprendida entre -5º C y +5º C, se precalentarán los bordes a soldar a 100º C.

Con temperatura ambiente, por encima de +5º C, se soldará sin precalentamiento, para espesores iguales o inferiores a 20 mm pero se evitará la humedad, para lo cual se pasará la llama neutra de soplete por los bordes a soldar. Para espesores mayores se realizarán las actuaciones previas al soldeo necesarias para garantizar la bondad de la soldadura (precalentamiento).

Cuando se requiera más de una pasada para la ejecución de las costuras soldadas, la temperatura entre pasadas no será superior a 100º C.

El control de precalentamiento y temperatura entre pasadas, tanto durante la cualificación de los métodos de soldeo como durante la fabricación se realizará con tizas termométricas con tolerancia de 1º C sobre la temperatura a medir.

En el caso de soldaduras a tope el sobreespesor de las mismas cumplirá las condiciones de tolerancias indicadas en los planos de detalles, al objeto de no penalizar la respuesta a fatiga.

Al montar y unir las partes de la estructura, la secuencia de soldadura será tal que evite las distorsiones innecesarias y reduzca al mínimo las torsiones residuales. Cuando sea imposible evitarlas, por ejemplo en las soldaduras de cierre de un montaje rígido, se dispondrá tal soldadura en los elementos en compresión.

En los elementos transversales se dispondrán arcos de círculo vacíos para librar el eventual paso de cordones longitudinales principales, tal cual fijan en planos, y en todos los cruces de tres soldaduras, aunque no figuren expresamente en planos. Los ojales se dispondrán en los planos de taller para su supervisión por la Dirección Facultativa.

Inspección de fabricación

La Dirección Facultativa tendrá libre acceso a los talleres del constructor metálico para realizar la inspección de la pieza metálica que considere necesaria, pudiendo disponer de forma permanente en taller de personal inspector.

Se realizará el control de calidad de la fabricación descrito en el Plan de Control, mediante ensayos destructivos, y no destructivos, poniendo a disposición del personal inspector de la Dirección Facultativa cuanta información se desprenda de este control. La Dirección Facultativa podrá realizar cuantas inspecciones considere oportunas para asegurar la calidad de la obra, estando obligado el constructor metálico a prestar las ayudas necesarias para la realización de los ensayos de contraste que se consideren convenientes.

En las inspecciones radiográficas que se realicen, las uniones calificadas con 1 ó 2 de acuerdo con la Norma UNE-EN 12517: 1998 serán admisibles. Las calificaciones son 3, 4 ó 5 se levantarán para proceder a su nueva ejecución.

Excepcionalmente, las calificadas con 3 podrán admitirse en función de la amplitud del defecto, posición y características de la unión, solicitaciones, etc.

En las uniones inspeccionadas mediante ultrasonidos se seguirán las instrucciones del código AWS D1.1.90.

Se consideran soldaduras rechazadas las clasificadas como "CLASE A" y "CLASE B", siendo admisibles las de "CLASE C" y "CLASE D".

En las inspecciones por líquidos penetrantes se seguirán las instrucciones del código AWS D1.1.90, siguiendo sus directrices en cuanto a aceptación o rechazo.

En el curso de la fabricación de cada uno de los tramos metálicos del puente, además de la inspección habitual que se realice por medios no destructivos, la Dirección Facultativa podrá ordenar la obtención de un testigo de fabricación por cada uno de los métodos de soldeo que se estén empleando. Es importante que estos testigos se obtengan al principio de la fabricación de cada tramo metálico para corregir los defectos que se pudieran observar.

Siempre que la forma de construcción lo permita, la pieza testigo se colocará de apéndice en el extremo de la unión considerada, soldándose como si formase parte de ésta. La pieza testigo deberá estar bien sujeta para evitar deformaciones anormales.

En caso de no poder colocarse como apéndice, se soldará aparte por los mismos operarios y con las mismas características de la construcción.

Estos testigos serán ensayados de modo similar a si se tratara de la homologación del procedimiento de soldeo correspondiente.

Si los testigos no superasen las pruebas, se corregirán los parámetros que originasen los defectos observados, y la Dirección Facultativa decidirá sobre los elementos ya soldados conforme al procedimiento cuyo ensayo ha resultado defectuoso, pudiendo llegar al rechazo del elemento si los ensayos no destructivos que se realicen no aportan a su juicio la claridad necesaria.

Tolerancias

Las tolerancias en dimensiones geométricas y en defectos de ejecución, serán las especificadas por las normas EAE y demás especificaciones de este Pliego de Condiciones, o figuren en los planos en el caso de que resulten más severas que aquellas.

En caso de discrepancia entre normas, la solución quedará a juicio de la Dirección Facultativa.

Acabado de la pieza

La pieza, una vez terminada su fabricación en taller, antes de su montaje, deberá ser obligatoriamente aprobada por el inspector del Laboratorio Responsable del Control, que emitirá la Autorización de envío a obra correspondiente. Esta Autorización de envío irá acompañada del informe acreditativo del cumplimiento satisfactorio en todos sus puntos del Plan de Puntos de Inspección confeccionado de acuerdo a las exigencias de Control establecidas en el Pliego. Este informe y el Dossier de Calidad de la pieza deberá ir firmado por los estamentos responsables de calidad del taller metálico y de la empresa constructora, así como, por supuesto, por el Laboratorio Responsable del Control.

Previamente al envío a obra de las piezas, será obligación del constructor metálico la realización de los montajes en blanco necesarios para asegurar la perfecta ejecución.

Limpieza de las piezas en taller de obra

Una vez preparados los elementos principales para su montaje en obra, podrá procederse a la limpieza.

Una vez realizada la operación, se cuidará especialmente que la disposición y almacenamiento eventual de estas piezas en la obra no perjudique las superficies vistas e interiores.

Protección y acabado de la estructura metálica

Descripción

Las operaciones de preparación, pintura y acabado previstas son:

Preparación de las superficies con granallado una vez finalizadas las piezas principales en taller. En todas las superficies de acero S 275 se realizará un granallado con grado no inferior a 2 ½ según la norma sueca SIS-055900/1967.

Pintura de las superficies de acero S 275. No se pintará nunca el acero que posteriormente deba entrar en contacto con hormigón in situ, ni las zonas de juntas de soldeo 30 cm a cada lado de la junta. El sistema de pintura a aplicar será el siguiente: pintura de epoxi aluminio laminar de dos componentes curada con poliamina, con espesor de película seca de 280 micras en dos capas, sobre capa de imprimación de 40 micras de espesor de película seca de pintura de cinc epoxi. (espesor total del sistema de 320 micras).

Colocación del elemento de anclaje de las vainas para pernos

La disposición del elemento de anclaje suministrado por el taller en obra, consistirá en su introducción por la parte inferior del ala de la losa a través de los taladros ejecutados previamente.

Durante el proceso constructivo se deberá de mantener personal en la zona superior de la losa y en la zona inferior para garantizar la calidad de los trabajos ejecutados.

Este proceso podrá llevarse a cabo mediante el procedimiento que elija el Contratista a la hora de llevar a cabo las obras, previa aceptación por parte de la Dirección de Obra. El proceso, que puede llevarse a cabo mediante la utilización de andamios o grúas, debe asegurar la correcta introducción del elemento a través de las oquedades dispuestas de forma que quede la pieza lo más ajustada posible a la geometría de la losa, además de garantizar en todo momento la seguridad del operario durante la realización de los trabajos.

Una vez dispuesto el anclaje a través de los taladros se fijará por la parte superior de la losa mediante elementos mecánicos de tal forma que quede correctamente posicionado según se indica en los planos mediante técnicas de replanteo.

Las vainas deberán de colocarse en su posición según planos con una tolerancia de +3/-3 mm, para asegurar el correcto encaje de los pretiles en su montaje.

Una vez fijado el elemento mecánicamente se procederá al sellado mediante masilla de la placa de anclaje (mortero de altas resistencias) en la zona inferior de la losa para que de esta forma ofrezca un acabado estanco.

Se deberá de comprobar la estanqueidad de la placa mediante una inspección visual previamente al vertido de la resina de anclaje.

En lo referente al taladro y, para una resina de las características que se han indicado previamente, éste debe de cumplir las siguientes especificaciones:

L anclaje > 10 • Ø vaina, para garantizar que se produzca el agotamiento del tornillo fusible que se enrosca en la vaina.

Según el CEB (Comité Europeo del Hormigón) el comportamiento óptimo del anclaje se obtiene con un diámetro de taladro obtenido en la siguiente formulación:

Ø Taladro = (1,2 · Ø Vaina corrugada + 5) en mm

Deberán por lo tanto cumplirse estas dos condiciones geométricas en el caso de las vainas pasantes a disponer para el anclaje del pretil

Disposición de la resina de anclaje

La resina de anclaje tipo Masterflow 150 se presenta en envases con las proporciones adecuadas para la mezcla de los dos componentes. Verter el Componente II sobre el Componente I y mezclar con un taladro provisto de agitador tipo M17, a bajas revoluciones (400 r.p.m.), durante un mínimo de 3 minutos.

Debe evitarse en lo posible, la oclusión de aire durante el mezclado. En ningún caso son recomendables las mezclas parciales.

Una vez realizados los taladros y cuando éstos estén limpios y secos, se procede al vertido del mortero epoxi fluido Masterflow 150 o similar procurando ayudar con una varilla a que llegue a todos los rincones y, especialmente, a la parte inferior de la zona de anclaje. Se debe prever una salida de aire en anclajes profundos. (PARA TALADROS NO PASANTES)

Una vez realizados los taladros y cuando éstos estén limpios y secos, se procede a introducir la pieza de anclaje sujetándola como se especificaba en el epígrafe anterior. Posteriormente se realizará el vertido del mortero epoxi fluido Masterflow 150 o similar procurando ayudar con una varilla a que llegue a todos los rincones y, especialmente, a la parte inferior de la zona de anclaje. Se debe prever una salida de aire en anclajes profundos. (PARA TALADROS PASANTES).

Durante la aplicación de las diferentes fases de la reparación se deberán observar las temperaturas del soporte, de los materiales y del ambiente indicadas en las fichas técnicas de cada uno de los productos a emplear. Básicamente debe entenderse una temperatura mín. de + 5 º C para su correcta aplicación.

Las resinas no serán aplicadas en presencia de rocío superficial. La temperatura del soporte debe estar al menos 3ºC por encima del punto de rocío.

La humedad relativa permisible durante la aplicación será la indicada en las fichas técnicas de cada uno de los productos. Básicamente existe una limitación en el 85 %.

En el caso de lluvias inminentes durante la ejecución, se detendrá la aplicación de las resinas.

## 725.4.-	Control de calidad

PLACA DE ANCLAJE Y VAINAS

Todos los materiales que sean requeridos con Certificados de Calidad serán documentados de acuerdo con la Norma UNE-EN 10021: 1994.

PRODUCTOS LAMINADOS EN CALIENTE

Se incluyen en este apartado los diferentes tipos de chapas comerciales a emplear, cuya calidad se indica en los planos.

Se exigirá del fabricante la entrega del certificado numérico de todos los materiales.

Aparte de las características mecánicas y químicas exigidas para estos materiales, todas las chapas serán inspeccionadas por ultrasonidos, siendo admisibles aquéllas que se clasifiquen como Grado A, según UNE-36100: 1977 salvo en los casos específicos que se mencionan a continuación. El resultado de esta inspección figurará en el certificado.

Se exigirá Grado B en todas las chapas de almas y platabandas inferiores de espesor superior a 20mm.

En las chapas de especial importancia se establecen requisitos especiales que figuraran en los planos.

Asimismo, siempre que se hayan realizado los ensayos convencionales de resiliencia para certificar el material, no se considera preciso realizar curvas de transición adicionales.

MATERIALES DE APORTACIÓN

Los diferentes materiales de aportación serán de las calidades requeridas en el apartado de definición de materiales y se certificarán sus características de acuerdo con los métodos de ensayo establecidos en el apartado c.2) de recepción de materiales. Se requerirán del fabricante los correspondientes Certificados de Calidad e idoneidad (compatibilidad con el material base).

Caso de que el taller no pueda aportar los Certificados de Calidad de determinada partida de material, previamente a la puesta en obra del mismo, se compromete a realizar a su cargo los ensayos precisos para demostrar que el suministro es conforme a lo requerido.

Controles dimensionales

Una vez confeccionados los planos de fabricación se controlará su ajuste a los de proyecto mediante el estudio de los elementos que se mencionan a continuación, en número expresado mediante porcentaje referido al total de elementos de la misma clase o tipo:

Se controlará el 100% de las dimensiones y espesores de las chapas, así como la preparación de biseles para soldaduras, entendiéndose como tal que se medirán los espesores de todas las chapas y se inspeccionarán visualmente el 100% de los biseles, midiéndose aquellos que ofrezcan dudas y no menos del 20% de todos los biseles. Especial atención se prestará a las condiciones de la unión de tramos en obra (biseles, holguras y preparación).

La normativa de referencia para el establecimiento de tolerancias dimensionales será la EAE.

Se dejará constancia documental de todos los controles dimensionales realizados.

Controles geométricos

Previamente al envío a obra, será obligación del Constructor metálico la realización de los montajes en blanco necesarios para asegurar la perfecta continuidad de los tramos metálicos, de acuerdo con el apartado h anterior.

Todos los controles geométricos realizados quedarán también registrados documentalmente.

Control cualificación de soldadores

Se comprobará expresamente que se cumplen los requisitos establecidos en el apartado d) del apartado de ejecución y montaje.

Control del procedimiento de soldeo

Se comprobará expresamente que se cumplen los requisitos establecidos en el apartado e) del apartado de ejecución y montaje.

La Dirección Facultativa podrá asimismo realizar las supervisiones que considere oportunas durante el proceso de fabricación, comprobando las soldaduras que se estén realizando en ese momento. Asimismo, podrá verificar la documentación correspondiente a las ya realizadas.

Se verificará que se cumplen las especificaciones recogidas en los apartados e) del apartado de ejecución y montaje, así como los apartados f.0, f.1, f.8 y f.9 del mismo.

Además, con independencia de estas visitas rutinarias, y de acuerdo con lo establecido en f.9 del apartado de ejecución y montaje, al comienzo de la ejecución de las soldaduras a tope principales, para cada procedimiento de soldadura, la Dirección Facultativa podrá ordenar la realización de los oportunos testigos de producción, que se someterán a los ensayos no destructivos, y destructivos que se consideren oportunos. Si los resultados no son aceptables, se levantarán todas las soldaduras realizadas con dicho procedimiento, y se procederá a una nueva homologación, y a la repetición de los testigos de producción. No obstante lo antes establecido, si el resultado de los ensayos sobre testigos fuera excepcionalmente malo, a juicio de la Dirección Facultativa, podrá recusarse al soldador, e incluso rechazarse todas las piezas soldadas con dicho procedimiento de soldadura.

##### INSPECCIÓN DE SOLDADURAS

Inspección visual y control dimensional

Se realizará un control visual en el 100% de las soldaduras, tanto previamente a su ejecución, garantizando la preparación de bordes según planos de taller y su limpieza, como una vez ejecutada la soldadura, verificando la ausencia de desbordamientos, cráter terminal, mordeduras, sobreespesores, pérdida de espesor, ausencia de fisuras e integralidad del cordón. Específicamente será objeto de inspección la soldadura a realizar en obra para unión de tramos, tanto previamente a su ejecución, garantizando la aptitud de los dos labios a unir para realizar una soldadura adecuada, como posteriormente a su ejecución, inspeccionando la soldadura ya ejecutada.

En las chapas de la pila, y perfiles tubulares se controlará el 100% de las gargantas de soldadura en ángulo o la penetración en uniones a penetración parcial.

En el resto de elementos el control dimensional de cordones en ángulo podrá reducirse el 33%, pero de forma que queden inspeccionados el 100% de tipos de elementos existentes.

Se dejará constancia documental de todos los controles citados.

Controles Radiográficos

Se inspeccionarán por métodos radiográficos la totalidad de las soldaduras llevadas a cabo para la pieza completa de anclaje.

Pintura y acabado

Antes de la ejecución del sistema de pintura se elaborará un Programa de Control de Calidad específico para la pintura y acabado que recoja todos los puntos de control a realizar, y que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. Dicho Programa deberá contemplar los siguientes puntos:

- Ensayos de recepción e identificación de pinturas.

- Control de las características y estado operativo de equipamiento en general.

- Verificación y control de medidas de seguridad.

- Calificación de operarios.

- Definición de normas de referencia aplicables.

- Control sobre el procedimiento de pintado.

- Control sobre los procedimientos generales.

- Puntos de control con respecto a la Preparación de Superficies.

- Comprobación del acabado general del recubrimiento

Medición de espesores de película seca según UNE-EN ISO 2808:2000 en un 10% de las superficies pintadas

Ensayo cualitativo de adherencia por tracción según ASTM3359-D proceso B

Se extenderá un certificado en el cual se exprese que la pintura cumple con lo especificado en este pliego (calidad, espesores y durabilidad), o que el grado de protección y calidad obtenidos son similares a los previstos en caso de variantes en tipo y aplicación de pintura (elementos en acero laminado pintado), siempre que éstos hayan sido previamente aceptados por la Dirección Facultativa.

Se inspeccionará asimismo el acabado de las superficies granalladas en un 15% de su extensión.

El cumplimiento del Reglamento de Control en lo que respecta a pintura y acabado será también responsabilidad del Laboratorio Responsable del Control.

- Dossier final

- Todos los controles de calidad definidos en el Pliego, como son:

- Certificados y recepción de materiales.

- Trazabilidad.

- Homologación de soldaduras y procedimientos de soldadura.

- Controles geométricos y dimensionales.

- Inspección de soldadura.

- Tratamiento superficial y acabado.

Se deberán incluir documentalmente en el Dossier de Calidad de ejecución de la estructura. Se incluirán tanto los controles en taller como los controles de obra.

A partir de los controles establecidos en el Pliego se realizará por parte del Laboratorio Responsable del Control el Plan de Puntos de Inspección a seguir durante la ejecución, que recoja todos los controles y prescripciones establecidos en el Pliego. Este PPI deberá ser sometido a aprobación previa por parte de la Dirección Facultativa previamente a la ejecución de los trabajos.

El Dossier de Calidad final de la estructura deberá acreditar finalmente el cumplimiento del PPI por parte del Laboratorio Responsable del Control y de los estamentos responsables de Control de Calidad tanto del taller como de la empresa constructora, y deberá entregarse al término de los trabajos un ejemplar debidamente firmado por las tres partes a la Dirección Facultativa, con independencia de que durante la ejecución de los mismos ésta pudiera exigir las documentaciones parciales que considere necesarias.

##### Normas Aplicables

M.O.P.U. PG.3, Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

Normas MV del Ministerio de la Vivienda.

  - Acero laminado para estructuras de la edificación.

  - Ejecución de las estructuras de acero laminado en la edificación.

  - Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero.

Normas U.N.E.

  - UNE ENV 1090: Ejecución de estructuras de acero.

  - UNE EN 10025: Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general.

  - UNE EN 10021: 1994: Acero y productos Siderúrgicos. Condiciones Técnicas generales de suministro.

  - UNE EN 10155: Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica.

  - UNE 36100: 1997: Clasificación de chapa gruesa según el examen por ultrasonidos (Método de Reflexión con haz normal).

  - UNE-EN 287-1/A1: 1997: Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros.

  - UNE-EN 287-1: 1992: Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros (versión oficial EN- 287-1:1992).

  - UNE-EN 12517: 1998. Examen no destructivo de Soldaduras. Examen Radiográfico de uniones soldadas. Niveles de aceptación.

  - UNE-EN 1597-1: 1998: Consumibles para el soldeo. Métodos de ensayo. Parte 1: Conjunto para el ensayo de probetas de metal depositado en acero, níquel y aleaciones de níquel.

  - UNE 7475-1: 1992: Materiales metálicas. Ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy. Parte 1: Método de ensayo.

Normas DIN

- DIN 50.049: Certificaciones de Ensayos de Materiales. AISC

- AISC-Code of Standard Parctice for Steel Buildings and Bridges (1976).

- AWS D1.1.90 Structural Welding Code (American Welding Code).

- Homologación de procedimiento de soldadura

- Realización de radiografías en soldadura.

- Inspección visual de las soldaduras.

7. Código ASME, Sección II, parte C (Materiales de aportación).

Además de las normas aquí recogidas se seguirán las más concretas que se especifican en los distintos apartados de este capítulo. En caso de discrepancia entre unas normas y otras, decidirá siempre el criterio de la Dirección Facultativa.

Protección

Como sistema de protección y acabado de la pieza se plantea el siguiente:

Limpieza con granallado hasta grado SA 2 ½ según la norma SIS 055900/67.

Pintura: el sistema a aplicar será de pintura de epoxi aluminio laminar de dos componentes curada con poliamina, con espesor de película seca de 280 micras en dos capas, sobre capa de imprimación de 40 micras de espesor de película seca de pintura de cinc epoxi. (Espesor total del sistema de 320 micras).

No se pintarán los 30 cm próximos a soldaduras posteriores ni las zonas que luego quedarán en contacto con hormigón in situ. Las zonas de soldeo se tratarán y pintarán una vez concluidas las soldaduras de acuerdo al sistema de protección descrito anteriormente.

RESINA DE ANCLAJE

Con el objeto de establecer una adecuada ejecución de las distintas fases de la obra, se establece un procedimiento de control en el que se comprueben todos los aspectos relevantes que intervienen en la misma.

Todo el material suministrado a la obra por BASF o la empresa suministradora equivalente, deberá pasar previamente los controles de Calidad especificados en su sistema de calidad.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar diariamente las condiciones atmosféricas durante la aplicación así como los trabajos que se realicen cada día.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar diariamente los consumos de los materiales empleados indicando los tipos de productos, cantidades y número de lote.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar diariamente los kg de mortero consumidos.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá inspeccionar diariamente las superficies reparadas, señalando de manera visible con rotulador posibles deficiencias.

Antes de continuar con la siguiente fase de proyección todos los puntos que hayan sido marcados, deberán ser repasados.

Los técnicos del fabricante BASF o la empresa suministradora equivalente, realizarán visitas de obra durante distintas fases de ejecución. En dichas visitas se comprobará el cumplimiento de las especificaciones de aplicación de los morteros de reparación por parte de la empresa aplicadora.

## 725.5.-	Medición y abono

La medición y el abono de dicha unidad se realizarán conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Unidades (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades exactas. |
| Forma de medición | Número de unidades realmente instaladas en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio incluye todas las operaciones y medios auxiliares para su ejecución. |

# PARTE 8.-	Varios

Capítulo 1.- Acabados

Artículo 802.- Bordillo de Hormigón

Será de aplicación en este artículo todo lo recogido en el artículo 22.32 “Bordillos de Hormigón” del Pliego de Condiciones Técnicas Generales 1999 del Ayuntamiento de Madrid, incluidas sus actualizaciones.

## 802.1.-	Definición

Los bordillos de hormigón son elementos prefabricados en hormigón destinados a separar superficies del mismo o diferente nivel, para proporcionar:

• Separación entre superficies sometidas a distintos tipos de tráficos

• Canales de drenaje superficial, individualmente o en combinación con otros bordillos

• Confinamiento o delimitación física o visual

## 802.2.-	Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU06A150 | m | Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curva, tipo VIII de las normas municipales de 10 x 30 cm, para delimitación de zonas ajardinadas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo. |
| mU06A070 | m | Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas. |
| mU06CP010 | m2 | Pavimento de cemento continuo ruleteado en aceras, incluso llagueado. |
| mU06B090 | m2 | Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoidal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza fina, en color gris. |

El suministro y colocación de bordillos incluye las siguientes operaciones:

- El suministro y colocación de bordillos, con dimensiones y características indicadas en los planos y unidades de presupuesto.

- Suministro y colocación de hormigón HNE-15 para base.

- Nivelado y rejuntado.

- Limpieza.

## 802.3.-	Normativa

Será de aplicación la normativa siguiente:

- Instrucción de hormigón estructuras EHE.

- Instrucción para la recepción de cementos RC-08.

- Pliego prescripciones técnicas generales para obras de carretera y puentes PG-3.

- Normas UNE.

## 802.4.-	Materiales

Se cumplirá lo especificado en la normativa vigente para bordillos prefabricados de hormigón utilizados en aceras, con especial atención a los aspectos siguientes:

- El hormigón no estructural utilizado HNE-15 para la base y los materiales empleados en su fabricación cumplirán lo establecido en la normativa vigente.

Los bordillos prefabricados cumplirán con lo exigido en la norma UNE EN 1340:2004, para los siguientes parámetros:

- Los bordillos se identificarán con el correspondiente marcado que incluye: el logotipo o inicial del fabricante, uso y sección normalizada, clase resistente, fecha de fabricación y plazo a partir de esta fecha en la que el fabricante garantiza la resistencia a flexión.

- Las características de composición, acabado, aspecto, geométricas, físicas y mecánicas de los bordillos.

- Las tolerancias admisibles, sobre las dimensiones básicas de las piezas.

- La conicidad y alabeo no excederán de cinco milímetros (5 mm).

- El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, no sobrepasará los valores del nueve por ciento (9 %) el valor medio y un once por ciento el valor unitario (11%)

- La resistencia a flexión para secciones normalizadas de un metro (1 m ) de longitud y bajo carga puntual no será inferior a los valores de la siguiente tabla:

| Clase | Valor medio N/mm2 | Valor unitario N/mm2 |
| --- | --- | --- |
| R 5,5 | 5,5 | 4,4 |
| R 7 | 7 | 5,6 |

| Características. Parámetro | Norma |
| --- | --- |
| Marcado del producto | UNE EN 1340:2004 |
| Características generales | UNE EN 1340:2004 |
| Conicidad y alabeo | UNE EN 1340:2004 |
| Coeficiente de absorción de agua | UNE EN 1340:2004 |
| Resistencia a flexión. | UNE EN 1340:2004 |

## 802.5.-	Ejecución

Se cumplirá lo especificado en la normativa vigente para bordillos prefabricados de hormigón utilizados en aceras, con especial atención a los aspectos siguientes:

- El cimiento de hormigón se ajusta a las dimensiones, alineación y rasante fijadas en el proyecto, deberá quedar bien asentado el bordillo sin presencia de oquedades en el hormigón

- El rejuntado de piezas contiguas conjuntas no podrá exceder de medio centímetro (0,5 cm) de anchura.

- Se realiza el refuerzo posterior del los bordillos de la forma que determine el proyecto.

- Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas responder a las figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a las rasantes fijadas.

| Características. Parámetro | Norma |
| --- | --- |
| Espesor de la base | Visual / medida |
| Dimensiones de la base | Visual / medida |
| Alineación y rasante de la base | Visual / medida |
| Refuerzo posterior del bordillo | Visual / medida |

## 802.6.-	Recepción

Se cumplirá lo especificado en la normativa vigente para bordillos prefabricados de hormigón utilizados en aceras, con especial atención a los aspectos siguientes:

- El encintado está realizado correctamente.

- El espesor de la capa de asiento del bordillo es el especificado en los planos y la unidad de presupuesto.

- Existe una correcta planeidad del encintado medido con regla de dos metros (2 m), las variaciones serán inferiores a seis milímetros (6 mm), y las cejas son inferiores a cuatro milímetros (4 mm).

- Las juntas tendrán espesores menores a medio centímetro (0,5 cm) y estarán rellenas de mortero.

| Características. Parámetro | Norma |
| --- | --- |
| Ejecución del encintado | Visual / medida |
| Planeidad del encintado | Visual / medida |
| Juntas | Visual / medida |

## 802.7.-	Tratamiento de no conformidades

Debe cumplir lo especificado en la normativa vigente con especial atención a los siguientes aspectos:

| Características. Parámetro | No conformidad | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Ejecución del encintado | Capa de hormigón para recibir el bordillo con menor espesor de lo especificado | Levantado del encintado, extensión de capa de hormigón y reposición por cuenta del contratista |
|  | Colocación deficiente, falta de linealidad | Levantamiento del encintado en zonas defectuosas y reposición por cuenta del contratista. |
| Planeidad del encintado | Variaciones superiores a 6 mm |  |
|  | Cejas superiores a 4 mm |  |
| Juntas | Superiores a 1 cm |  |
|  | Ausencia de lechada en juntas | Relleno de las juntas por cuenta del contratista |

## 802.8.-	Control de calidad

Los ensayos a realizar y su frecuencia son los siguientes:

|  | Características. Parámetro | Norma | Frecuencia de ensayo. |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiales | Marcado del producto | UNE EN 1340:2004 | Un ensayo o medición por lote recibido |
|  | Características generales | UNE EN 1340:2004 |  |
|  | Conicidad y alabeo | UNE EN 1340:2004 |  |
|  | Coeficiente de absorción de agua | UNE EN 1340:2004 |  |
|  | Resistencia a flexión. | UNE EN 1340:2004 |  |
|  | Características. Parámetro | Norma | Frecuencia de ensayo. |
| Ejecución | Espesor de la base | Visual / medida | Frecuentemente |
|  | Dimensiones de la base | Visual / medida |  |
|  | Alineación y rasante de la base | Visual / medida |  |
|  | Refuerzo posterior del bordillo | Visual / medida |  |
|  | Características. Parámetro | Norma | Frecuencia de ensayo. |
| Recepción | Ejecución del encintado | Visual / medida | Uno cada 80 m |
|  | Planeidad del encintado | Visual / medida |  |
|  | Juntas | Visual / medida |  |

Si con el material utilizado se aporta certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas de este artículo o estuviese en posesión de una marca, sello o distintito de calidad homologado, los criterios descritos no son de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de obra.

## 802.9.-	Medición y abono

Los criterios de medición y abono para la unidad de bordillo de hormigón son los siguientes:

| Unidad de medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Se abonará según el bordillo realmente colocado en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Está incluida la capa base de hormigón no estructural, la lechada de cemento de relleno de juntas y todas las operaciones necesarias para la correcta terminación de la unidad. |

Artículo 802b.- Pavimento de baldosas hidráulicas

Será de aplicación en este artículo todo lo recogido en el artículo 22.31 “Baldosas de Cemento” del Pliego de Condiciones Técnicas Generales 1999 del Ayuntamiento de Madrid, incluidas sus actualizaciones.

## 802b.1.-	Definición

Las aceras son elementos generalmente prefabricados de loseta destinados a rematar una superficie para proporcionar accesibilidad a los peatones.

La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de cemento (según clasificación y definiciones de la norma UNE 127-001-90) de color, de las dimensiones fijadas en los demás documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de mortero.

## 802b.2.-	Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU06CH020 | m2 | Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21 cm, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. |
| mU06CH060 | m2 | Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. |
| mU06CH010 | m2 | Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. |

El suministro y colocación de aceras incluye las siguientes operaciones:

- El suministro y colocación de aceras y losetas, con dimensiones y características indicadas en los planos.

- Suministro y colocación de hormigón HNE-15 para base.

- Nivelado y rejuntado.

- Limpieza.

## 802b.3.-	Normativa

Será de aplicación la normativa siguiente:

- Instrucción de hormigón estructuras EHE.

- Instrucción para la recepción de cementos RC-08.

- Pliego prescripciones técnicas generales para obras de carretera y puentes PG-3.

- Normas UNE.

## 802b.4.-	Materiales

Se cumplirá lo especificado en la normativa vigente para aceras prefabricadas utilizadas en aceras, con especial atención al hormigón no estructural utilizado HNE-15 para la base y los materiales empleados en su fabricación, que cumplirán lo establecido en la normativa vigente.

En concreto, los materiales que entren en la fabricación de las losas deberán cumplir las siguientes propiedades:

- Cemento: Debe cumplir los requisitos de la Norma UNE EN 197-1:2000, los establecidos en la UNE 80303:2001 cuando se empleen cementos resistentes a sulfatos, al agua del mar y de bajo calor de hidratación; los de la UNE 80305:2001 cuando se empleen los cementos blancos y los de la UNE 80307:2001 cuando se empleen cementos para usos especiales. En todo caso, cumplirán la Instrucción para recepción de cementos RC-08.

- Marmolina: Polvo obtenido a partir de triturados finos de mármol, cuyas partículas pasan por el tamiz 1,40 UNE 7-050/2 (1,40 mm) y no pasan por el tamiz 90 UNE 7-050/2 (0,090 mm).

- Áridos: Se emplearán arenas de río, de mina o arenas machacadas exentas de arcilla y materia orgánica. No contendrán piritas o cualquier otro tipo de sulfuros; estarán limpias y desprovistas de polvos de trituración u otra procedencia, que puedan afectar al fraguado, endurecimiento o a la colocación.

- Aditivos: Se podrán utilizar siempre que la sustancia agregada en las proporciones previstas produzca el efecto deseado sin perturbar las demás características del hormigón o mortero.

- Pigmentos: Serán estables y compatibles con los materiales que intervienen en el proceso de fabricación de las baldosas. Cuando se usen en forma de suspensión, los productos contenidos en la misma no comprometerán la futura estabilidad del color. Están especialmente indicados los pigmentos a base de óxidos metálicos que cumplan estas condiciones:

- Contenido en óxido metálico > 90%

- Materias volátiles < 1 %

- Contenido en sales solubles en el agua < 1 %

- Residuo sobre el tamiz 63 UNE 7-050/2 (0,063 mm) < 0,05%

- Contenido en cloruros y sulfatos solubles en el agua < 0, 1 %

- Contenido en óxido de calcio < 5%

- Agua: Se utilizarán, tanto para el amasado como para el curado, todas aquellas que no perjudiquen al fraguado o endurecimiento de los hormigones.

Las baldosas serán prefabricadas, y sus características serán tales que cumplan lo dispuesto en la norma UNE 127-001-90.

## 802b.5.-	Ejecución

Sobre el cimiento se extenderá una capa de mortero de consistencia seca tipo M-350, de 350 Kg de cemento CEM I-32,5 o CEM I-32,5 por m3 de mortero, de unos 4 cm de espesor. Se extenderá sobre el mortero una fina capa de cemento en polvo.

Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano las losas previamente humectadas, golpeándolas con un martillo de goma, quedando bien asentadas y con su cara vista en la rasante prevista en los planos.

Las losas quedarán colocadas en hiladas rectas con las juntas encontradas y el espesor de estas será de dos a tres milímetros (2-3 mm). La alineación de las juntas se asegurará tendiendo cuerda constantemente. Esta operación será completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que así lo solicite la Dirección de Obra.

Los cortes se realizarán con sierra, y la ejecución de remates y cuchillos se realizarán según las indicaciones de la Dirección de Obra.

Una vez colocadas las piezas de pavimento se procederá a regarlas abundantemente y después al relleno de las juntas mediante arena fina que se extenderá mediante barrido de la superficie. Sólo se admitirá el vertido de lechada en la superficie pare rejuntar cuando el material empleado sean losetas hidráulicas.

El pavimento terminado no se abrirá al tránsito hasta pasados tres (3) días desde su ejecución.

Las zonas que presenten cejillas o que retengan agua, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene la Dirección Técnica.

Se cumplirá lo especificado en la normativa vigente para aceras, con especial atención a los aspectos siguientes:

- El cimiento de hormigón se ajusta a las dimensiones, alineación y rasante fijadas en el proyecto, deberá quedar bien asentado en la acera sin presencia de oquedades en el hormigón

- El rejuntado de piezas contiguas conjuntas no podrá exceder de medio centímetro (0,5 cm) de anchura.

- Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas responder a las figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a las rasantes fijadas.

| Características. Parámetro | Norma |
| --- | --- |
| Espesor de la base | Visual / medida |
| Dimensiones de la base | Visual / medida |
| Alineación y rasante de la base | Visual / medida |

## 802b.7.-	Tratamiento de no conformidades

Debe cumplir lo especificado en la normativa vigente con especial atención a los siguientes aspectos:

| Características. Parámetro | No conformidad | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Ejecución del encintado | Capa de hormigón para recibir la acera con menor espesor de lo especificado | Levantado del encintado, extensión de capa de hormigón y reposición por cuenta del contratista |
|  | Colocación deficiente, falta de linealidad | Levantamiento del encintado en zonas defectuosas y reposición por cuenta del contratista. |
| Planeidad del encintado | Variaciones superiores a 6 mm |  |
|  | Cejas superiores a 4 mm |  |
| Juntas | Superiores a 1 cm |  |
|  | Ausencia de lechada en juntas | Relleno de las juntas por cuenta del contratista |

## 802b.8.-	Control de calidad

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos:

- Resistencia a flexión (UNE 127.006): 1 por cada 1000 m²

- Resistencia al desgaste (UNE 127.005): 1 por cada 1000 m²

- Heladicidad (UNE 127.004): 1 por cada 1000 m²

- Absorción (UNE 127.002): 1 por cada 1000 m²

Si con el material utilizado se aporta certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas de este artículo o estuviese en posesión de una marca, sello o distintito de calidad homologado, los criterios descritos no son de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de obra.

## 802b.9.-	Medición y abono

Los criterios de medición y abono para la unidad de obra de acera de loseta hidráulica son los siguientes:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Se abonará según la superficie de loseta realmente colocada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Está incluida la capa base de hormigón no estructural, la lechada de cemento de relleno de juntas y todas las operaciones necesarias para la correcta terminación de la unidad. |

Artículo 802c.- Pavimento de terrazo

Será de aplicación en este artículo todo lo recogido en el artículo 53.33 “Pavimentos de Baldosas de Terrazo” del Pliego de Condiciones Técnicas Generales 1999 del Ayuntamiento de Madrid, incluidas sus actualizaciones.

## 802c.1.-	Definición

Las aceras son elementos generalmente prefabricados de loseta destinados a rematar una superficie para proporcionar accesibilidad a los peatones.

La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo pulido o lavado con canto rodado, de las dimensiones fijadas en los demás documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de mortero.

## 802c.2.-	Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU06CT060 | m2 | Suministro y colocación de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. |
| mU06CT040 | m2 | Suministro y colocación de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo lavado, con canto rodado, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. |

El suministro y colocación de aceras incluye las siguientes operaciones:

- El suministro y colocación de aceras y losetas, con dimensiones y características indicadas en los planos.

- Suministro y colocación de hormigón HNE-15 para base.

- Nivelado y rejuntado.

- Limpieza.

## 802c.3.-	Normativa

Será de aplicación la normativa siguiente:

- Instrucción de hormigón estructuras EHE.

- Instrucción para la recepción de cementos RC-08.

- Pliego prescripciones técnicas generales para obras de carretera y puentes PG-3.

- Normas UNE.

## 802c.4.-	Materiales

Se cumplirá lo especificado en la normativa vigente para aceras prefabricadas utilizadas en aceras, con especial atención al hormigón no estructural utilizado HNE-15 para la base y los materiales empleados en su fabricación, que cumplirán lo establecido en la normativa vigente.

Las baldosas serán prefabricadas, y sus características serán tales que cumplan lo dispuesto en la norma UNE 127-001-90.

## 802c.5.-	Ejecución

Sobre el cimiento se extenderá una capa de arena no inferior a 20mm. Sobre ella, se extenderá una capa de mortero de consistencia seca tipo M-350, de 350 Kg de cemento CEM I-32,5 o CEM I-32,5 por m3 de mortero, de unos 20mm de espesor. Se extenderá sobre el mortero una fina capa de cemento en polvo.

Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano las losas previamente humectadas, golpeándolas con un martillo de goma, quedando bien asentadas y con su cara vista en la rasante prevista en los planos.

Las losas quedarán colocadas en hiladas rectas con las juntas encontradas y el espesor de estas será no menor a 1mm. La alineación de las juntas se asegurará tendiendo cuerda constantemente. Esta operación será completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que así lo solicite la Dirección de Obra.

Los cortes se realizarán con sierra, y la ejecución de remates y cuchillos se realizarán según las indicaciones de la Dirección de Obra.

Una vez colocadas las piezas de pavimento se procederá a regarlas abundantemente y después al relleno de las juntas mediante arena fina que se extenderá mediante barrido de la superficie. Sólo se admitirá el vertido de lechada en la superficie pare rejuntar cuando el material empleado sean losetas hidráulicas.

El pavimento terminado no se abrirá al tránsito hasta pasados cuatro (4) días desde su ejecución.

En el caso del solado pulido, este se realizará con máquina de disco horizontal.

Las zonas que presenten cejillas o que retengan agua, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene la Dirección Técnica.

Se cumplirá lo especificado en la normativa vigente para aceras, con especial atención a los aspectos siguientes:

- El cimiento de hormigón se ajusta a las dimensiones, alineación y rasante fijadas en el proyecto, deberá quedar bien asentado en la acera sin presencia de oquedades en el hormigón

- El rejuntado de piezas contiguas conjuntas no podrá exceder de medio centímetro (0,5 cm) de anchura.

- Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas responder a las figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a las rasantes fijadas.

| Características. Parámetro | Norma |
| --- | --- |
| Espesor de la base | Visual / medida |
| Dimensiones de la base | Visual / medida |
| Alineación y rasante de la base | Visual / medida |

## 802c.7.-	Tratamiento de no conformidades

Debe cumplir lo especificado en la normativa vigente con especial atención a los siguientes aspectos:

| Características. Parámetro | No conformidad | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Ejecución del encintado | Capa de hormigón para recibir la acera con menor espesor de lo especificado | Levantado del encintado, extensión de capa de hormigón y reposición por cuenta del contratista |
|  | Colocación deficiente, falta de linealidad | Levantamiento del encintado en zonas defectuosas y reposición por cuenta del contratista. |
| Planeidad del encintado | Variaciones superiores a 6 mm |  |
|  | Cejas superiores a 4 mm |  |
| Juntas | Superiores a 1 cm |  |
|  | Ausencia de lechada en juntas | Relleno de las juntas por cuenta del contratista |

## 802c.8.-	Control de calidad

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos:

- Resistencia a flexión (UNE 127.006): 1 por cada 1000 m²

- Resistencia al desgaste (UNE 127.005): 1 por cada 1000 m²

- Heladicidad (UNE 127.004): 1 por cada 1000 m²

- Absorción (UNE 127.002): 1 por cada 1000 m²

Si con el material utilizado se aporta certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas de este artículo o estuviese en posesión de una marca, sello o distintito de calidad homologado, los criterios descritos no son de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de obra.

## 802c.9.-	Medición y abono

Los criterios de medición y abono para la unidad de obra de acera de terrazo son los siguientes:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Se abonará según la superficie de loseta realmente colocada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Está incluida la capa base de hormigón no estructural, la lechada de cemento de relleno de juntas y todas las operaciones necesarias para la correcta terminación de la unidad. |

# Artículo 803.- Pavimento con piedra irregular de pizarra

Será de aplicación en este artículo todo lo recogido en el artículo 21.15 “Bordillos de Hormigón” del Pliego de Condiciones Técnicas Generales 1999 del Ayuntamiento de Madrid, incluidas sus actualizaciones.

## 803.1.-	Definición

Este artículo se refiere colocación de pavimento de piedra irregular en encachado de estribos.

## 803.2.-	Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UA040 | m² | Suministro y colocación de pavimento con piedra irregular de pizarra, de entre 3 y 4 cm de espesor, acabado natural, recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado con el mismo material. Incluso p/p de preparación previa de las piedras, cortes, remates de cantos, realización de encuentros con otros materiales, juntas y limpieza final. Incluso preparación de la superficie, piezas, rejuntado y limpieza, se medirá según superficie realmente ejecutada, material auxiliar y retirada de residuos. Totalmente terminado. |

El suministro y colocación de pavimento de piedra irregular de pizarra incluye las siguientes operaciones:

- Preparación de la superficie del soporte

- Preparación de las piezas

- Colocación de las piezas

- Rejuntado

- Limpieza

## 803.3.-	Normativa

Será de aplicación la normativa siguiente:

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: piezas rígidas.

## 803.4.-	Criterio De Medición En Proyecto

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

## 803.5.-	Condiciones Previas Que Han De Cumplirse Antes De La Ejecución De Las Unidades De Obra Del Soporte

Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.

## 803.6.-	Fases De Ejecución

Preparación de la superficie soporte. Preparación de las piezas. Colocación de las piezas. Rejuntado. Limpieza.

## 803.7.-	Condiciones De Terminación

Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto.

## 803.8.-	Conservación Y Mantenimiento

Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

## 803.9.-	Medición Y Abono

La medición y el abono de la unidad de pavimento irregular de pizarra se realizará conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

# Artículo 804.- Fábrica de ladrillo

## 804.1.-	Definición

Fábrica de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que constituyen muros resistentes y de arriostramiento, pudiendo ser paramentos sin revestir (ladrillo caravista), o con revestimiento, compuestos de ladrillo no visto.

## 804.2.-	Aplicación

Las condiciones de este artículo son de aplicación a la siguiente unidad de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU08AV030 | m2 | Fábrica de ladrillo cerámico macizo a una cara vista (M.V.), en muros de 1/2 pie de espesor, tomado con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, incluso rejuntado y limpieza de los paños. (Ladrillos lisos de color rojo natural de 24 x 11,5 x 5,2 cm). |

Las unidades de obra de este artículo son de aplicación a la albañilería y acabados de los revestimientos de los muros de la estructura tratada.

## 804.3.-	Materiales

Cal hidráulica

Cumplirá las siguientes condiciones:

- Peso específico comprendido entre 2,5 y 2,8 t/m3.

- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento.

- Fraguado entre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado alcanzada al séptimo día.

Yeso grueso

Deberá cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato de calcio semihidratado (SO4 Ca ½ H2O) será como mínimo del cincuenta por ciento en peso.

- El fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos.

- La finura de molienda en el tamiz 0.2. UNE 7050. Se rechazará si el porcentaje retenido en el tamiz es superior al 50 por ciento.

- Las probetas prismáticas 4 x 4 x 16 cm de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 10,67 cm resistirán una carga central de 120 Kg. como mínimo.

- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetro cuadrado.

La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los sacos. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065. De cada saco se tomarán cantidades equivalentes, evitando que sean de la capa superior. El conjunto de muestras se homogeneizará íntimamente y se llenarán tres recipientes de 5 Kg. (uno para el vendedor, otro para el laboratorio y otro para el comprador).

Yeso blanco, yeso fino.

Deberá cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato de calcio semihidratado (S04 Ca ½ H2O) será como mínimo del sesenta y seis por ciento.

- El fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos.

- El residuo en tamiz 1.6 UNE 7050 no será mayor del uno por ciento.

- La finura de molienda en el tamiz 0.2, UNE 7050. Se rechazará si el porcentaje retenido en el tamiz es superior al 15%.

- Las probetas prismáticas 4 x 4 x 16 cm de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm resistirán una carga central de 160 Kg. como mínimo.

- La resistencia a compresión medida sobre medias probetas procedentes de ensayos de flexión será como mínimo de cien kilogramos por centímetro cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un 3% de los sacos. De cada saco se tomarán cantidades equivalentes, evitando que sean de la capa superior. El conjunto de muestras se homogeneizará íntimamente y se llenarán tres recipientes de 5 Kg. (uno para el vendedor, otro para el laboratorio y otro para el comprador). Los ensayos se realizarán según las Normas UNE 7064 y 7065.

Ladrillos

Cumplirán las prescripciones del Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción "RL-88", la norma UNE 67.019. Todos los ladrillos serán de 1ª calidad y cumplirán la NBE FL-90. "Muros resistentes de fábrica de ladrillo". Todos los ladrillos cara-vista, deberán estar homologados con el sello INCE. La capacidad de absorción de agua no será superior al 22% en peso.

La succión no será superior a 0,45 g/cm2.min.

Los ladrillos a utilizar en fábrica vistas exteriores deberán ser calificados como no heladizos según UNE 67.028.

Los de clase V deberán obtener además la calificación de no eflorecido o ligeramente eflorecido según UNE 67.029.

Condiciones particulares de recepción

Antes del comienzo del suministro se realizarán los ensayos previos, en caso de no presentarse certificado de ensayo realizado por un laboratorio ajeno al fabricante, según lo especificado por el Pliego RL-88.

En cada lote compuesto por el conjunto de ladrillos de igual designación recibidos en obra en una misma unidad de transporte o en varias en un día, o por 1.000 m2 o fracción, se determinarán las siguientes características, según las normas que se especifican como ensayos de control:

- Características dimensionales y de forma, defectos, UNE 67.019, 67.030 y RL-88.

- Absorción UNE 67.927.

- Succión, UNE 67.031.

- Eflorescencia UNE 67.029

- Resistencia a compresión, UNE 67.026.

- Resistencia a la helada, UNE 67.028.

- Masa RL-88.

El ensayo 4 sólo se realizará para ladrillos de clase V.

El 5, para ladrillos tipo M o P, y tipo H en fábricas resistentes.

El 6, sólo en fábricas vistas en exteriores.

La muestra estará compuesta por 24 ladrillos, realizándose los ensayos 1, 5 y 7 sobre 6 unidades, el 2 y el 3 sobre 3, el 6 sobre 12 y el 4 sobre 6 unidades.

## 804.4.-	Descripción De Los Trabajos

Preparación

Se replanteará en primer lugar la fábrica de ladrillo a realizar, con el debido cuidado para que sus dimensiones estén dentro de las tolerancias del apartado 6.4 de la norma NBE-FL-90. Posteriormente para el alzado de la fábrica se colocarán en cada esquina de la planta una mira recta y aplomada, con la referencias precisas a las alturas de las hiladas, y se procederá al tendido de los cordeles entre las miras, apoyadas sobre sus marcas, que se elevarán con la altura de una o varias hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas.

Los ladrillos se humedecerán por aspersión o inmersión antes de su colocación para que no absorban ni cedan agua al mortero.

Protecciones durante la ejecución

Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes protecciones:

- Contra la lluvia: Las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material plástico o similar, para evitar la erosión de las juntas de mortero.

- Contra el calor: En tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida evaporación del agua del mortero.

- Contra heladas: Si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente construido.

- Contra derribos: Hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán.

- Los trabajos se suspenderán con viento superior a 50 km/h y se asegurarán las partes realizadas.

Durante la construcción de los muros, y mientras éstos no hayan sido estabilizados, se arriostrarán los muros a los andamios, si la estructura lo permite, o bien se apuntalarán con tablones al terminar cada jornada el trabajo.

El mortero deberá llenar las juntas, tendel y llagas totalmente. Si después de restregar el ladrillo no quedara alguna junta totalmente llena, se añadirá el mortero. Los muros deberán mantenerse limpios durante la construcción. Todo exceso de mortero deberá ser retirado, limpiando la zona a continuación.

Se deberán dejar los enjarjes cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en épocas distintas. La que se ejecute primero se dejará escalonada, si no fuera posible se dejará formando alternativamente entrantes, adarajas y salientes y, endejas.

Las aberturas llevarán un dintel resistente, prefabricado o realizado in situ de acuerdo con la luz a salvar.

Se protegerán de las humedades debidas al contacto con el suelo colocando drenajes perimetrales y barreras impermeables.

En caso de cerramiento compuesto de varias hojas y cámara de aire, se levantará primero el cerramiento exterior y se preverá la eliminación del agua que pueda acumularse en la cámara de aire. Asimismo se eliminarán los contactos entre las 2 hojas del cerramiento, que pueden producir humedades en la hoja interior.

Los muros resistentes de ladrillo enlazarán con los forjados mediante cadenas de hormigón armado de canto igual o superior al del forjado. La malla de reparto del forjado entrará en la cadena una longitud igual a la de anclaje.

Cuando los muros tengan excesiva longitud, se dispondrán juntas de dilatación para evitar la fisuración producida por la retracción de los morteros y por variaciones higrotérmicas; la distancia máxima entre ellas será la establecida en la norma NBE FL-90 (Tabla 4.1).

Los muros que se enlazan en esquina, se ejecutarán debidamente trabados entre sí, y simultáneamente siempre que sea posible.

En la ejecución de los morteros se seguirán las condiciones relativas al apagado de la cal y amasado especificadas en la norma NBE FL-90. En general, los morteros serán preferentemente de plasticidad grasa y de resistencia menor que la del ladrillo. Será recomendable añadir cal o usar arena con arcillas (<15%).

Acabados

En ningún caso se permitirán rozas cuando se trate de muros portantes de la fábrica sin la autorización expresa de la dirección facultativa. Siempre que sea posible se evitará hacer rozas en los muros después de levantados, permitiéndose únicamente rozas verticales o de pendiente no inferior a 70 º, siempre que su profundidad no exceda de 1/6 del espesor del muro, y aconsejándose que en estos casos se utilicen cortadoras mecánicas.

Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura.

## 804.5.-	Recepción

Replanteo:

- Ejes de muros y ángulos principales.

- Verticalidad de las miras en las esquinas. Marcado de hiladas (cara vista).

- Espesor y longitud de tramos principales. Dimensión de huecos de paso.

- Juntas estructurales.

Ejecución de las fábricas y morteros:

- Apagado de cal aérea por balsa o aspersión, (según NBE-FL-90).

- Comprobación periódica de consistencia en cono de Abrams.

- Mojado previo de los ladrillos unos minutos.

- Aparejo y traba en enlaces de muros. Esquinas. Huecos.

- Relleno de juntas de acuerdo especificaciones de proyecto.

- Juntas estructurales (independencia total de partes del edificio.

- Barrera antihumedad según especificaciones del proyecto.

Tolerancias en la ejecución según NBE-FL-90:

- Desplomes.

- Horizontalidad de las hiladas.

- Planeidad de paramentos con regla de 2 m.

Protección de la fábrica:

- Protección en tiempo caluroso de fábricas recién ejecutadas.

- Protección en tiempo frío (heladas) de fábricas recientes.

- Protección de la fábrica durante la ejecución, frente a la lluvia.

- Arriostramiento durante la construcción mientras el elemento de fábrica no haya sido estabilizado (al terminar cada jornada de trabajo).

- Control de la profundidad de las rozas y su verticalidad.

## 804.6.-	Control De Calidad

Se describe seguidamente el Control de Calidad de recepción de la ejecución de fábrica de ladrillo, cuyo objeto es garantizar que la obra terminada tiene las características de calidad, resistentes y funcionales, especificadas en proyecto, en virtud del control de calidad de los materiales empleados y del control de la ejecución.

Una vez realizados todos los controles de calidad durante la ejecución de la unidad aquí indicados, su aceptación final se realizará basándose en los criterios especificados en el epígrafe de Aceptación final de esta cláusula.

| CARACTERÍSTICA | MÉTODO DE ENSAYO | REFERENCIA DE ENSAYO | FRECUENCIA DE ENSAYO |
| --- | --- | --- | --- |
| Controles durante la ejecución | Examen visual | - | 2 cada 400 m2 de muro |

## 804.7.-	Medición y abono

La medición y el abono de la unidad de fábrica de ladrillo cerámico se realizarán conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metro cuadrado de fábrica de ladrillo sentada con mortero de cemento, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos comunes y limpieza, medida deduciendo huecos superiores a un metro cuadrado. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye materiales, transporte y colocación además de todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución. |

# Artículo 805.- Valla peatonal

## 805.1.-	Definición

Se entienden por vallas peatonales aquellos dispositivos instalados con el propósito de encauzar el flujo peatonal, evitando el ingreso de los peatones en la calzada en lugares inconvenientes.

## 805.2.-	Aplicación

Las condiciones de este artículo son de aplicación a la siguiente unidad de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU16M070 | m | Suministro y colocación de valla metálica con barrote cuadrado de 20x20 mm, separado 14 cm y 2 pletinas de 40x8 mm en horizontal, de 80 cm de altura, pintada en Oxiron gris forja, y colocadas sobre placas de anclaje, sin incluir recibido de albañilería. |

Incluye las siguientes operaciones:

- El replanteo de la ubicación de la valla peatonal.

- El suministro de la valla peatonal, incluyendo todos los tratamientos de protección (si proceden), así como todos los elementos auxiliares, su almacenamiento y conservación hasta el momento de su colocación.

- La instalación, incluyendo todos los elementos de sujeción, anclaje o soldadura.

- La limpieza y retirada de todos los elementos auxiliares y restos de obra.

## 805.3.-	Descripción De Los Trabajos

El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, con suficiente antelación antes del comienzo de la ejecución de la colocación de la valla peatonal, la relación de las empresas suministradoras y el modelo concreto de valla a utilizar, debiendo ser éste aprobado por el Director de Obra.

Se instalará sobre la acera, paralela al eje longitudinal de la calzada y a una distancia entre 10 y 20 cm del borde de la solera, según detalles incluidos en los planos de proyecto.

En la parada bus código 08972, en el tramo de acera volada, los módulos de barandilla se adaptarán a las distancias fijadas, en los planos de proyecto, entre las vigas IPN140 a las que serán ancladas.

Se desengrasará vía vapor por condensación de disolvente (tricloretileno) hasta temperatura entre 85º y 90º C. Contará con una capa de imprimación fosfatante previa al secado al horno, y espesor mínimo de 20 micras, de primera calidad.

Contará, además, con esmalte sintético anticorrosivo especial para intemperie en atmósferas costeras, color negro forja con 60 micras mínimo de espesor. Secado al horno a 160º durante 20 minutos.

Los elementos se entregarán debidamente ordenados y con separadores entre ellos que impidan el deterioro por rozamiento en el almacenamiento.

## 805.4.-	Medición y abono

La medición y el abono de la unidad de valla metálica se realizarán conforme a los siguientes criterios:

| Unidad de medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Medición de longitud realmente colocada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye materiales, transporte y colocación además de todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución. |

# Artículo 806.- Barandilla

## 806.1.-	Definición

Se entienden por barandillas aquellos dispositivos instalados con el propósito de encauzar el flujo peatonal, evitando el ingreso de los peatones en la calzada y/o en lugares inconvenientes.

## 806.2.-	Aplicación

Las condiciones de este artículo son de aplicación a la siguiente unidad de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| cC10OC004R | m | Desmontaje y posterior Montaje de barandilla, con parte proporcional de medios auxiliares necesarios para su completa ejecución. |

Incluye las siguientes operaciones:

- Desmontaje de la longitud de barandilla que intercede para la realización de los trabajos en la zona de actuación.

- El traslado a acopio de la barandilla, incluyendo todos los tratamientos de protección (si proceden), así como todos los elementos auxiliares, su almacenamiento y conservación hasta el momento de su recolocación.

- El replanteo de la ubicación de la barandilla en su posición final tras las actividades realizadas en la zona de actuación.

- La instalación, incluyendo todos los elementos de sujeción, anclaje o soldadura.

- La limpieza y retirada de todos los elementos auxiliares y restos de obra.

## 806.3.-	Descripción De Los Trabajos

En primer lugar, se realizará el desmontaje de la barandilla existente en la longitud necesaria para llevar a cabo la actuación en la zona sin interferencia de dicha barandilla. Asimismo, se garantizarán las protecciones pertinentes para evitar posibles caídas a desnivel por la ausencia de barandilla en el tramo indicado durante los trabajos a realizar en la zona.

La barandilla necesaria para la posterior reposición, se trasladará a acopio para su almacenamiento hasta que se proceda a su montaje en la nueva posición una vez finalizadas el resto de actuaciones en esa zona.

En dicha reposición, la barandilla se instalará sobre la nueva losa, dispuesta en paralelo al eje longitudinal de la calzada del paso inferior, a ambos lados de éste, y conectada a la barandilla existente que no ha sido retirada.

Además, se colocará barandilla sobre la losa en dirección perpendicular al eje longitudinal de la calzada del paso inferior para que toda la zona esté protegida y evite la caída de personas o animales al paso inferior, ya que estos pueden tener acceso a esa zona transitable.

Los elementos se entregarán debidamente ordenados y con separadores entre ellos que impidan el deterioro por rozamiento en el almacenamiento.

## 806.4.-	Medición y abono

La medición y el abono de la unidad de desmontaje y montaje de barandilla se realizarán conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Medición de longitud realmente colocada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye materiales, transporte y colocación además de todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución. El precio incluye la parte proporcional del sistema de protección con pintura, que tendrá las especificaciones prescritas en el Artículo 699.- Reparación y protección de superficies metálicas El precio incluye también la aplicación localizada del tratamiento de protección con galvanización en frío y posterior aplicación de pintura en los anclajes soldados de la barandilla al puente. |

Artículo 807.- Bordillos y encachados de hormigón prefabricados

## 807.1. 	Definición

Se define la unidad como la colocación de adoquines prefabricados de hormigón sobre cama de arena para la reparación de encachados de estribos y muros de acompañamiento de la estructura.

Los trabajos que incluye esta unidad son:

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.

- Ejecución de la base.

- Colocación de los adoquines prefabricados.

## 807.2. 	Aplicación

Las prescripciones contenidas en esta cláusula son de aplicación a las unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU06B090 | m2 | Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoidal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza fina, en color gris. |

## 807.3. 	materiales

Los adoquines prefabricados de hormigón deberán cumplir las condiciones de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural”.

## 807.4. 	Descripción De Los Trabajos

Sobre el cimiento de arena, deberán quedar bien asentados los adoquines sin presencia de oquedades.

Las piezas de encachado deben disponerse completas, sin cortar, excepto cuando por necesidad de acomodarse a la geometría del proyecto, se requiera el corte de las mismas, que deberá, en todo caso, ser autorizado por la Dirección de Obra.

El rejuntado de piezas contiguas no deberá exceder de 5mm de anchura

## 807.5. 	Aceptación final

Los adoquines deberán recepcionarse marcados según la norma UNE 127025-91 incluyendo el logotipo o iniciales del fabricante, uso y sección normalizada, clase resistente, fecha de fabricación y plazo a partir de la fecha de fabricación en el que el fabricante garantiza la resistencia a flexión.

## 807.6. 	Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| El bordillo está apoyado en toda su longitud y nivelado El bordillo no está apoyado en toda su longitud en tramos y no está nivelado | Se acepta No se acepta, se corregirá y los costes serán por cuenta del Contratista |

## 807.7. 	Control de calidad

| ENSAYO | NORMA | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- |
| Certificado del fabricante | ------- | Por partida |
| Comprobación de aspecto y acabado | Inspección visual | Por partida |

## 807.8. 	Medición y abono

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Superficie de encachado, medida en obra. |
| Abono | Se abonará cuando se produzca la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los excesos de acopios y no usados correrán por cuenta del Contratista. El precio incluye todos los medios y materiales necesarios para su ejecución. |

# Artículo 808.- Revestimiento de metal deploye

## 808.1.-	Definición

El metal deploye es un tipo de metal perforado, que se presenta en forma de malla o chapa, dejando espacios vacíos rodeados por barras de metal interconectados. Su sustentación para su empleo como revestimiento se realiza a través de un bastidor metálico.

Se define como bastidor metálico el conjunto de elementos de acero que forman la parte resistente que da soporte a la malla de revestimiento de metal deploye.

## 808.2.-	Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UNm30PANEL03 | m² | Suministro y colocación de malla de metal estirado tipo deployé de acero galvanizado de 1,50 metros de anchura de rollo y espesor 1,5 mm atornillada mediante tornillos rosca chapa autotaladrantes a la estructura metálica de sustentación constituida por perfiles angulares 30x30x3 mm dispuestos en horizontal en los bordes superior e inferior del revestimiento y por perfiles tubulares cuadrados 50x50x3 mm dispuestos en vertical anclados a la base del murete de hormigón y a la viga de atado mediante anclajes mecánicos de 12 mm de diámetro y 100 mm de longitud dispuestos en taladros de 110 mm de profundidad. |

## 808.2.-	Descripción de los trabajos

Esta unidad incluye las siguientes operaciones:

- Suministro de los perfiles que conforman el bastidor del revestimiento, los sistemas de unión y los rollos de malla de metal estirado (deploye) del revestimiento.

- Montaje del bastidor del revestimiento.

- Montaje de la malla de metal deploye sobre el bastidor, incluso uniones

- Ejecución de todos los elementos para su acabado final, incluso galvanizado según indicaciones de la Dirección de Obra.

## 808.3.-	Materiales y condiciones generales

Bastidor del revestimiento

El bastidor del revestimiento está constituido por montantes de sección cuadrada hueca y tres perfiles horizontales resueltos con angulares que se disponen en sendas líneas superior e inferior del revestimiento y un tercero separado 1 metro de la base del murete.

Todos los perfiles se conforman con material base de calidad S-235-JR y uniones atornilladas y soldadas.

Cuando la Dirección de Obra no indique otra cosa, todos los elementos se suministrarán protegidos contra corrosión por galvanizado en caliente. La galvanización en caliente según UNE-EN 1461 es el tratamiento más utilizado para el acabado de este tipo de estructuras, ya que ofrece una elevada protección frente a la corrosión. El procedimiento de galvanización en caliente consiste fundamentalmente en la inmersión de los materiales de acero en zinc fundido a unos 450ºC. La película de zinc que se forma sobre el acero lo protege de dos maneras, protección de barrera y protección galvánica (catódica). Es esta última protección la que permite que los productos de acero puedan permanecer sin corrosión durante décadas. Esto se explica porque en presencia de humedad el zinc actúa como ánodo y el acero como cátodo, de manera que el zinc se corroe en una acción de sacrificio y evita que el acero se oxide.

Todos los materiales laminados en caliente estarán documentados con certificado de calidad numéricos tipo 3.1.B. de acuerdo con la Norma UNE-36.801. En caso de no disponerse de estos certificados se recepcionarán los productos mediante toma de muestras y ensayos realizados según normas EAE y UNE correspondientes con cargo al Contratista.

El resultado de esta inspección figurará en el certificado correspondiente.

Se requerirán de los fabricantes los correspondientes Certificados de Calidad con valores numéricos de análisis químico y valores mecánicos de cada partida suministrada, sobre probeta de metal depositado, que deben satisfacer todas las características mecánicas del acero a soldar.

En cuanto al almacenamiento y utilización de los mismos, se seguirán las indicaciones de los fabricantes.

Metal deploye

La malla de metal estirado será de acero galvanizado, de 1,5 mm de espesor y 1,5 metros de ancho de rollo con dibujo romboidal.

Uniones atornilladas

Los tornillos deberán ser del tipo rosca chapa y de acero inoxidable para prevenir una futura corrosión.

## 808.4.-	ejecución

### 808.4.1-	Bastidor del revestimiento

Uniones

Los tipos de uniones pueden ser:

  - De fuerza: Las que tienen por misión transmitir, entre perfiles o piezas de la estructura, un esfuerzo calculado.

Dentro de este tipo se incluyen los empalmes, que son las uniones de perfiles o chapas en prolongación.

  - De atado: Cuya misión es solamente mantener en posición perfiles de una pieza, y no transmitir un esfuerzo calculado.

No se permitirán otros empalmes que los indicados en los señalados en los planos de taller aprobados por el Director de las Obras.

El punteo de perfiles a soldar y de chapas dorsales para soldaduras por una sola cara, se realizará de forma que los puntos siempre queden embebidos en la soldadura a realizar, y estos tendrán una longitud mínima de 30 mm.

1.- Uniones atornilladas

Los agujeros para tornillos se ejecutarán con taladro. Queda prohibida su ejecución mediante soplete, arco eléctrico o punzonado.

Cuando haya de rectificarse la coincidencia de agujeros taladrados, la operación se realizará mediante escariado mecánico. Queda terminantemente prohibido el uso de la broca pasante para agrandar o rectificar los agujeros.

Siempre que sea posible, se taladrarán de una sola vez los agujeros que atraviesen dos o más piezas, después de armadas, engrapándolas o atornillándolas fuertemente. Después de taladradas las piezas, se repasarán para eliminar las rebabas.

2.- Uniones soldadas

La soldadura eléctrica al arco será el medio de unión de los diferentes perfiles y chapas que formen los elementos estructurales metálicos, así como de los elementos provisionales de fijación de los mismos. La utilización de otros procedimientos de soldadura será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra.

Serán de aplicación en todo lo relativo a las soldaduras, la Norma EAE así como las Normas UNE referentes a esta técnica

Se tomarán las precauciones necesarias para proteger los trabajos de soldeo contra el viento, el frío y la lluvia, mediante cobertizo, etc. Cuando la temperatura ambiente no supere los 0ºC, se suspenderán los trabajos de soldadura.

La Dirección de Obra decidirá, en función de las condiciones de transporte de las piezas, de la seguridad de la obra y de la adecuación al programa de la misma, las soldaduras que deben realizarse en taller y las que deben realizarse en obra. El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna por los perjuicios económicos que esta decisión pueda causarle, en sus relaciones con posibles Subcontratistas de la estructura metálica.

Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando cuidadosamente toda la cascarilla, herrumbre o suciedad y muy especialmente la grasa y la pintura.

Los cordones se depositarán sin provocar mordeduras.

Después de ejecutar cada cordón, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su superficie con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo rastro de escoria. Esta limpieza se realizará también en los cordones finales.

Para facilitar la limpieza del depósito de los cordones siguientes se procurará que la superficie de todo cordón sea lo más regular posible y que no forme ángulos demasiado agudos con los anteriores depositados ni con los bordes de las piezas.

La proyección de gotas de soldadura se evitará cuidadosamente.

La superficie de la soldadura será regular. El espesor del cordón deberá ser tan uniforme como sea posible. Si es preciso, la soldadura se recargará o se esmerilará para que tenga el espesor debido, sin bombeo excesivo, ni falta de material y para que no presente discontinuidad o rebabas.

Se prohíbe todo enfriamiento anormal o excesivamente rápido de las soldaduras, siendo preceptivo tomar las precauciones precisas para evitarlo.

No se admitirán las soldaduras que presenten grietas, poros, inclusiones, faltas de penetración, picaduras, etc. La detección y calificación de estos defectos, ya sean visibles o localizables por exploración radiográfica, corresponde a la Dirección de Obra.

La Dirección de Obra podrá ordenar el levantamiento de las soldaduras que crea conveniente, bien por su aspecto exterior o por ser su calificación del ensayo inaceptable, para que se ejecuten nuevamente.

El levantado se realizará cuidadosamente por cualquiera de los procedimientos sancionados por la práctica: cincelado con gubia de forma apropiada para evitar el recalado, por esmerilado, etc.

Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración completa.

Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre, o primer cordón de la cara posterior.

Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, se realizará la soldadura con chapa dorsal u otro dispositivo para conseguir penetración completa.

Para unir dos piezas de distinta sección, la de mayor sección se adelgazará en la zona de contacto, con pendientes no superiores al 25 por cien para obtener una transición suave de la sección.

El máximo sobreespesor de la soldadura no será del diez por ciento del espesor de la pieza más delgada, con el fin de evitar el efecto de entalladura.

En las soldaduras en ángulo, los espesores de garganta y longitudes de cordón serán los indicados en los planos, y en su defecto, los ordenados por la Dirección de Obra.

Se prohíben expresamente las soldaduras en tapón y ranura.

Los elementos provisionales de fijación que para el armado o el montaje se suelden a las barras de la estructura, se desprenderán cuidadosamente con soplete sin dañar a las barras. Se prohíbe desprenderlos a golpes.

Los restos de soldadura de las fijaciones se eliminarán con piedra de esmeril, fresa, lima u otros procedimientos.

En las soldaduras realizadas en taller el depósito de los cordones se efectuará siempre que sea posible, en posición horizontal. El taller contará con dispositivos para voltear las piezas y colocarlas en la posición más conveniente para la ejecución de las soldaduras, sin que se produzcan solicitaciones excesivas que puedan dañar la resistencia de los cordones depositados.

Respecto al orden de ejecución de cordones y soldaduras en el soldeo manual, se seguirán las prescripciones de la EAE

Las uniones soldadas podrán ejecutarse mediante los siguientes procedimientos:

- Soldeo eléctrico, manual, por arco descubierto, con electrodo fusible revestido.

- Soldeo eléctrico, automático, por arco sumergido, con alambre-electrodo fusible desnudo.

- Soldeo eléctrico, semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa, con alambre-electrodo fusible.

Las soldaduras automática y semiautomática se emplearán en fabricación, utilizándose la soldadura manual en las partes que éstas sean impracticables.

En obra se utilizará preferentemente soldadura manual.

Con carácter general se prohíbe el uso del arco protegido en atmósfera de gas protector para las soldaduras de obra.

Se definirán detalladamente en los correspondientes Procedimientos de soldadura las técnicas operativas que serán empleadas en las diversas uniones soldadas a realizar.

Los soldadores estarán provistos de piquetas manuales, cepillos y esmeriladoras, bien ellos o sus ayudantes. Con estas herramientas se limpiará la escoria y todo defecto que se aprecie: porosidad, fisuración, proyecciones, irregularidades y zonas deficientes de penetración.

Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración completa, salvo que se indique específicamente en los planos lo contrario.

Todas las soldaduras manuales en taller o montaje serán efectuadas mediante el procedimiento de pasadas múltiples.

Antes de la iniciación de las juntas soldadas, las piezas se colocarán y alinearán dentro de las tolerancias prescritas en las especificaciones y normas aplicables.

La preparación de los bordes para soldar se realiza de acuerdo con lo indicado en los planos y bajo la supervisión del Control de Calidad de Taller y de la Dirección de Obra.

El borde resultante de cualquier tipo de preparación será uniforme y liso y estará exento de cualquier tipo de oxidación. Cuando el procedimiento base utilizado no produzca estos resultados, se repasará con piedra de esmeril hasta conseguirlo. Se considera admisible una ligera coloración azulada producida por el oxicorte.

Para el ajuste de los bordes a soldar se podrán emplear elementos auxiliares punteados en las piezas, así como puntos de soldadura sobre los bordes. En este caso estos puntos serán realizados por un soldador cualificado a fin de poder ser eliminados o incluidos como parte de la soldadura.

Los elementos auxiliares de ajustes serán punteados a las piezas solamente por una de sus caras, con el objeto de poder ser retirados sin que se produzcan mordeduras.

Los restos habrán de ser cuidadosamente eliminados.

Se evitará cuidadosamente que el sistema de ajuste utilizado pueda producir fuertes restricciones de movimiento durante la ejecución de la soldadura.

El arco de los electrodos se iniciará fuera del empalme y de la estructura, sobre chapas de prueba y se mantendrá lo más corto posible.

No se permite controlar las distorsiones durante la soldadura con martilleo, salvo en los casos en que esté autorizado por la supervisión y bajo vigilancia.

El espesor mínimo de garganta de los cordones de soldadura de ángulo será de 3 mm. El espesor máximo será igual a 0,7 veces el menor de los espesores de las dos chapas o perfiles unidos por el cordón.

Como norma general, cuando no se especifique otra cosa en los planos de proyecto, en los cordones en ángulo que unan chapas o perfiles, tendrán una altura de garganta resultante del producto 0,7 x e, siendo "e" el menor espesor de las piezas a unir.

Siempre que sea factible, se pondrá la pieza en posición para soldadura plana bajo mano. Al montar y unir partes de una estructura o de piezas compuestas, el procedimiento y la secuencia de soldadura serán tales que se eviten las distorsiones innecesarias y se reduzcan al mínimo las tensiones residuales. Cuando sea imposible evitar altas tensiones residuales, como por ejemplo, en las soldaduras de cierre de un montaje rígido, se hará tal soldadura de cierre en elementos de compresión.

En la fabricación de piezas compuestas con refuerzos o en los nudos de unión reforzados, todas las piezas simples en contacto con el refuerzo deberán ser soldadas a la pieza de refuerzo a lo largo de todos los puntos en contacto con dicha pieza.

-	Soldaduras a tope:

Cuando el espesor de la piezas a unir sea igual o menor que 6 mm se permitirá la soldadura a tope por un lado sin necesidad de preparación de los bordes, siempre que se utilice un electrodo que asegure una penetración completa. La separación entre bordes en este caso, deberá ser inferior a la mitad del espesor de la pieza a soldar más delgada.

Cuando el espesor de las piezas a unir sea superior a 6 mm se deberán preparar los bordes para junta en V o en X, según sean o no accesibles ambos lados. En cualquiera de los dos casos, la separación entre bordes no será mayor de 3 mm.

En juntas en X, deberá realizarse por sistema un saneado de la raíz por procedimientos mecánicos o por arco-aire antes de iniciar la soldadura por el lado opuesto. En el caso de que se utilice el electrodo de grafito, deberá eliminarse con muela la capa carburada de color azul que se haya formado.

Cuando se especifique la necesidad de utilizar anillo o placa de respaldo, el material utilizado deberá ser de la misma naturaleza que el material de base y las variables de soldadura serán tales que aseguren una perfecta fusión de las tres piezas que intervienen en la unión.

En todos los casos de soldadura, se procederá a sanear la penetración por la segunda cara de la chapa antes de depositar los cordones correspondientes a esta cara. Se podrá sanear mediante burilado, arcogas o esmerilado, en el caso que se utilicen cualquiera de estos procedimientos, se realizará un acabado con esmeriladora.

Caso de que la segunda cara sea inaccesible, se autorizará a soldadura "penetración completa" utilizando un electrodo apropiado y siguiendo las instrucciones de los planos.

El acabado de las soldaduras presentará un aspecto uniforme, libre de mordeduras y solapes.

En ningún caso se acelerará el enfriamiento de las soldaduras con métodos artificiales.

No se realizarán trabajos de soldadura a la intemperie en condiciones atmosféricas desfavorables, tales como excesiva humedad, lluvia o viento. En tales circunstancias, se deberá proteger la zona de trabajo previamente a la iniciación de cualquier operación de soldadura.

Cuando se obtenga el resultado de los ensayos que se realicen, y se reciban instrucciones para realizar reparaciones de la soldadura, se procederá a sanear el defecto, y rellenar la zona saneada.

Finalizada la operación, se volverá a inspeccionar con el fin de determinar si esta reparación se ha efectuado correctamente.

En obra, cada unión será inspeccionada antes de iniciarse la soldadura en cuanto a limpieza, cumpliendo la tolerancia de ajuste, preparación de bordes y restricciones mecánicas.

Quedan terminantemente prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura.

El Contratista mantendrá los electrodos en paquetes a prueba de humedad situándolos en un local cerrado y seco y a una temperatura tal que se eviten condensaciones.

Deberá disponer de hornos para el mantenimiento de electrodos en los cuales serán introducidos éstos en el momento en que los paquetes sean abiertos para su utilización. En aquellos casos en que las envolturas exteriores de los paquetes hayan sufrido daños, el Inspector de Control adscrito a la Dirección de Obra decidirá si los electrodos deben ser rechazados, desecados o introducidos directamente en los hornos de mantenimiento. Habrá de tenerse en cuenta a tal efecto que la misión exclusiva de los hornos de mantenimiento será tener en buenas condiciones de utilización aquellos electrodos que inicialmente lo estén y que por haber perdido su aislamiento de la atmósfera lo requieran.

Los electrodos recubiertos de tipo básico, cuyos embalajes no presenten una estanqueidad garantizada y se decida desecarlos, lo sean durante 2 horas, como mínimo, a una temperatura entre 200 y 250ºC. Estos valores podrán modificarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El fundente y las varillas para soldar se almacenarán en locales cerrados con el fin de evitar los excesos de humedad. El fundente se secará (antes de su utilización) durante dos horas como mínimo a una temperatura entre 175 y 225ºC, o tal como indique el fabricante.

El fundente que haya estado a temperatura ambiente durante más de dos horas no se utilizará a menos que sea secado de acuerdo con lo descrito en el párrafo anterior. El fundente seco puede mantenerse en una estufa a una temperatura no inferior a 50 ºC hasta su utilización. Bajo ninguna circunstancia se permitirá el reciclaje de la escoria del fundente.

Con independencia de los hornos que pudiera disponer en el almacén, el Contratista situará hornos de mantenimiento en las proximidades de las zonas de trabajo de los soldadores. El soldador dispondrá de estufa portaelectrodos la cual colocará los electrodos que vaya retirando en pequeñas cantidades del horno de mantenimiento más cercano. Estos electrodos deberán ser utilizados en un plazo inferior a una hora.

Los Inspectores de Control de la Dirección de Obra podrán ordenar la retirada o destrucción de cualquier electrodo que a pesar de las precauciones tomadas por el Contratista haya resultado contaminado en su opinión.

-	Deformaciones y tensiones residuales:

Para conseguir una soldadura con coacciones mínimas, y reducir tensiones residuales y deformaciones al mínimo posible, se operará de acuerdo con las siguientes prescripciones:

El volumen de metal depositado tendrá en todo momento la máxima simetría posible.

Las piezas a soldar se dispondrán de modo que puedan seguir los movimientos producidos en el soldeo con la máxima libertad posible.

El soldador tendrá en todo momento acceso fácil y posición óptima de trabajo, para asegurar el depósito limpio y perfecto del material de aportación.

La disposición de las piezas y el orden de los cordones será tal que se reduzca al mínimo la acumulación de calor en zonas locales.

Los cordones de soldadura continuos se soldarán con la técnica de “paso de peregrino”.

Condiciones especiales para la ejecución en obra

No se cebará el arco eléctrico sobre las estructuras fuera de la zona a soldar.

Las zonas sobre las que se vayan a realizar uniones atornilladas o soldadas, deberán limpiarse perfectamente de suciedad, grasa, óxido y pintura hasta 50 mm más allá de la superficie a ocupar por la unión en las uniones soldadas, y justo la superficie a ocupar por los cubrejuntas en las uniones atornilladas. El grado de limpieza debe ser el ST-3 ó Sa 2 ½ de la norma SIS 05 59 00.

Los agujeros para uniones atornilladas se realizarán con taladro.

Queda prohibido hacer los agujeros por oxicorte o punzonado, así como utilizar broca pasante para conseguir la coincidencia de agujeros en la unión.

Todas las soldaduras de obra se realizarán con electrodo básico, con diámetro mínimo de 3,25 mm, extremando los cuidados que el manejo de estos electrodos requieren.

Queda prohibido el soldeo en obra bajo atmósfera protectora

No se soldará con temperatura ambiente inferior a +5º C, salvo que se precaliente la zona a soldar a +100º C verificándolo con tizas termométricas.

Los procedimientos de soldeo en obra se homologarán según UNE-EN 288.

Los soldadores de obra deben estar homologados según UNE-EN 287 antes de empezar a soldar.

Los trabajos de montaje deben ser realizados bajo control de calidad ejecutado por una Empresa Autorizada y previamente aprobada por la Dirección de Obra y dependiente de esta, ajena al Contratista.

El Control de Calidad se realizará de acuerdo con un Programa de Puntos de Inspección (P.P.I.) aprobado por la Dirección de Obra, en el que se recogerán las Especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la Obra, y las indicaciones de la Dirección de Obra.

Montaje

Los montantes tienen dos puntos de anclaje sobre el paramento existente. Por un lado, en su extremo inferior el montante se ancla a la base superior del murete de hormigón mediante un chapón y cuatro anclajes mecánicos y por otro lado,  en su extremo superior el montante se ancla lateralmente al paramento de la viga de atado mediante un chapón y cuatro anclajes mecánicos.

Los perfiles horizontales se fijan a los montantes mediante unión soldada, de forma que la cara exterior de los perfiles horizontales y el montante sobre la que anclar el revestimiento quede alineada.

De esta manera, el montaje incluirá la colocación y fijación de los elementos metálicos de la estructura indicados.

Los elementos añadidos por el Contratista por conveniencia propia serán retirados por él mismo sin que queden huellas de ellos.

Será deber del Contratista preocuparse por la perfecta colocación de aquellos elementos que, no correspondiéndole su ejecución, estén directamente relacionados con el montaje de la estructura, tales como pernos de anclaje, etc.

El Contratista será responsable de la colocación adecuada y alineación de todos los elementos de la estructura dentro de las tolerancias prescritas.

Los detalles correspondientes a soldaduras de elementos temporales que se deban instalar sobre la estructura, estarán de acuerdo con lo especificado en este Pliego y serán sometidos a la correspondiente aprobación de la Dirección de Obra.

Se procurará ejecutar las uniones de montaje de forma tal que todos sus elementos sean accesibles a una inspección posterior. En los casos en que sea forzoso que queden algunos ocultos, no podrá procederse a la colocación de los elementos que los cubren hasta que no se hayan inspeccionado cuidadosamente los primeros.

### 808.4.2-	Metal deploye

La disposición en alzado del metal deploye se realizará de forma que la diagonal larga del dibujo romboidal del revestimiento quede en posición horizontal de forma que el ancho de rollo sea equivalente a la separación entre montantes (1,50 m).

La fijación de cada panel de metal deploye se realizará a todos los perfiles que lo limitan mediante tornillos del tipo rosca chapa, con una distancia máxima entre ellos de 75 cm en cada perfil. Ninguna fijación se resolverá mediante unión soldada.

## 808.5.-	Medición y abono

La medición y abono de la unidad de ejecución del revestimiento de metal deploye se realizará conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros cuadrados (m2) de superficie de metal deploye realmente instalados en obra. |
| Abono | Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de precios para la unidad de aplicación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye el suministro y montaje de los perfiles que conforman el bastidor y los elementos de unión necesarios para que el conjunto completo quede fijado correctamente. |

# Artículo 812.- Protecciones antivandálicas

## 812.1.-	Definición

Cerramiento de 2,5 m de altura, formado por chapa perfilada en su parte inferior y panel de metal expandido en la superior, fijados a bastidor y postes, soldados estos últimos sobre la placa de anclaje, en los lugares y forma que indiquen los planos.

La unidad de obra comprende las operaciones siguientes:

- Replanteo y alineación de los elementos que forman el cerramiento

- Suministro de los materiales

- Colocación según planos de los elementos que integran el cerramiento

## 812.2.-	Aplicación

Se refiere este artículo a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| U00215 | m | Suministro y colocación de pantalla antivandálica, de 2,50 m de altura, incluso panel de metal expandido, acero S275JR galvanizado y lacado, chapa perfilada prelacada, remache de acero inoxidable, poste de anclaje y material auxiliar necesario. Totalmente terminado. |

## 812.3-	Materiales Y Componentes

Los elementos de la valla serán de acero galvanizado y cumplirán las especificaciones del Artículo 620 y siguientes del PG-3.

El perfil utilizado para los postes de 2,50 m de altura será un tubo rectangular de 60x80 mm fijado a la barandilla anexa del paso superior a una altura de 1,00 m. Sobre estos postes se suplementan los perfiles metálicos galvanizados en caliente L-50.5 de la misma altura, fijados mediante remaches de acero inoxidable en la forma indicada en planos, con la cabeza lacada en el color corporativo del ADIF, a ambos lados de cada poste.

El módulo de cerramiento se ajusta a la Norma EN-50122-1 y estará compuesto de:

Panel de metal expandido

Panel de metal expandido de dimensiones de 1,75 a 2,00 m de longitud (ancho entre postes reducido en 1 cm para facilitar el montaje) y 1,45 m de altura, está compuesto por una malla de metal expandido con las siguientes características:

- diagonal mayor de rombos de la malla: 30 mm

- diagonal menor de rombos de la malla: 13 mm

- espesor de la chapa 1 mm

- peso 2,4 kg/m2

Esta irá soldada sobre bastidor formado por pletinas 50.5 en los bordes verticales y perfiles L50.5 en los horizontales, soldados entre sí, galvanizado en caliente todo el conjunto según EN/ISO/1461 y posterior lacado según RAL color corporativo del ADIF.

Chapa perfilada prelacada

Chapa perfilada prelacada por las dos caras según RAL color corporativo del ADIF, de las características indicadas en los planos (sección tipo “chapa Pegaso”).

Dimensiones:

- longitud de 1,74 a 2,00 m

- altura: 1,00 m (incluido el perfil inferior L-50.5 de remate)

- espesor: 1 mm

- canto: 31,75 mm

- distancia cantos: 152,4 mm

Remaches

Remaches de acero inoxidable 304 con cabeza lacada según RAL color corporativo del ADIF.

Tendrán un diámetro de 4,8 mm y longitud 16 mm. Fabricados según DIN 7337.

Perfiles de transición y remate inferior

Perfiles L50.5 en perfiles laminados S275JR.

Perfiles de transición: longitud 2,50 m.

Remate inferior: longitud: de 1,74 a 2,00 m.

Cumplirá las especificaciones del CTE.

Calidad del acero

El acero que se utilizará será el S275JR incluido en la Norma UNE EN 10025-1:2006

Galvanizado

Se cumplirán las Normas UNE relativas a galvanización de elementos por inmersión en caliente. El tipo de chapa galvanizada a utilizar será de 350 g/m2 mínimo de zinc por cada una de las caras.

## 812.4-	Descripción De Los Trabajos

Panel de metal expandido

Se montará el bastidor con perfiles L50.5 unidos mediante soldadura.

Se colocará el metal expandido sobre el bastidor soldando todas las puntas en los travesaños horizontales con un solape de 2 cm.

Una vez montado, se galvanizará en caliente según la norma EN/ISO 1461 y se lacará en color corporativo del ADIF.

Piezas de transición y remate inferior

Las piezas de transición estarán formadas por perfiles L50.5 y tendrán una longitud de 2,50 m,

El remate inferior estará formado por un perfil L50.5 y tendrá una longitud de 1,74 a 2,00 m. Se galvanizarán en caliente y se lacarán en color corporativo del ADIF.

Una vez en obra, se colocarán las piezas de transición a los postes fijándolas previo replanteo de taladros mediante remaches.

Se colocará el remate inferior siguiendo el mismo proceso. A continuación se colocará la chapa perfilada prelacada replanteando los taladros (8 en cada vertical) y remachando. Finalmente se colocará el panel de metal expandido realizando los taladros (8 en cada vertical) y remachando.

La D. O. aprobará el replanteo antes de la fijación de la valla.

Durante todo el proceso constructivo, se garantizará la protección de la valla contra los empujes e impactos mediante los anclajes oportunos y se mantendrá el aplomado con ayuda de elementos auxiliares.

## 812.5.-	Medición y abono

Las pantallas antivandálicas se medirán y abonarán según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras. |
| Forma de medición | Unidad de pantalla antivandálica totalmente colocada. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye todos los materiales para el cerramiento y su colocación en obra, el material para recibido de los apoyos y las operaciones auxiliares hasta total terminación de la unidad de obra. |

# Artículo 813.- Elementos de trámex

## 813.1.-	Definición

El emparrillado es una superficie estable creada a partir de pletinas, denominadas portantes, colocadas paralelamente en posición vertical, separadas entre ellas a una distancia determinada. Las barras separadoras o varillas encajan, perpendicularmente, a presión o mediante soldadura, en las ranuras que las portantes tienen a tal efecto.

Se conoce como malla a la celda formada por la distancia de unión de dos pletinas portantes y dos barras separadoras. El entramado es posteriormente recercado del perfil perimetral (marco), rematando la pieza.

Este sistema permite crear plataformas con hasta un 90% de luz libre, obteniendo con ello superficies ligeras, estables y resistentes, con unos costes mucho más reducidos que otros materiales.

La unidad de obra comprende las operaciones siguientes:

- Replanteo y alineación de los elementos que forman el entramado.

- Suministro de los materiales.

- Colocación de los elementos que integran todo el emparrillado.

## 813.2.-	Aplicación

Se refiere este artículo a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU03K030 | m2 | Rejilla con pletinas de acero galvanizado tipo "tramex" en pasarelas, peldaños y cubrición de huecos, para uso peatonal y de mantenimiento (sobrecarga 10 kN/m2) incluso p.p de marcos, elementos de fijación y soporte, recibido, nivelación y montaje, incluso estructura de sustentación. |

## 813.3-	Materiales y componentes

Los elementos del entramado serán de acero galvanizado y cumplirán las especificaciones del Artículo 620 y siguientes del PG-3.

Pletina portante

Las pletinas portantes son barras de acero plano, que soportan la carga una vez ensamblado el emparrillado. Los encajes realizados en ella vendrán determinados por la distancia de malla y el componente separador. Pueden procesarse con el canto liso o con dentado antideslizante.

Separador

Las pletinas o varillas separadoras delimitan la malla transversalmente y mantienen paralelas las pletinas portantes de forma homogénea, además de transmitir la carga entre ellas. Las pletinas separadoras pueden ejecutarse lisas dentadas antideslizantes, y las varillas pueden ser lisas o entregiradas.

Pletina perimetral

El marco perimetral es un perfil soldado directamente contra las pletinas que circunscribe y mantiene la escuadra de la rejilla y distribuye la carga a los apoyos.

Frontal antideslizante

Los paneles incorporarán una puntera antideslizante que consiste en una chapa plegada con perfil rayado o perforado abocardado para incrementar la seguridad y evitar las caídas por deslizamiento.

Malla de protección

Opcionalmente, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad, se incorporarán a las rejillas de malla de 30mm un fleje troquelado con perforaciones de 8x8mm, que evita la caída de objetos a través de la rejilla y reduce los vértigos en instalaciones en altura.

Galvanizado

Se cumplirán las Normas UNE relativas a galvanización de elementos por inmersión en caliente. El tipo de chapa galvanizada a utilizar será de 350 g/m2 mínimo de zinc por cada una de las caras.

## 813.4-	Descripción De Los Trabajos

El emparrillado manual soldado se fabrica mediante pletinas portantes ranuradas, donde se deslizan las pletinas separadoras, y son posteriormente soldadas, en diagonales, con puntos alternos. Este sistema de soldadura es el más habitual para elementos a medida, debido a su versatilidad y rapidez, tanto en los cambios de malla como de material, sobre todo en el proceso productivo de series reducidas.

El emparrillado prensado se fabrica mediante pletinas portantes punzonadas y ranuradas con el sistema patentado de engarce, en las cuales encajan, sometidas a alta presión, las pletinas separadoras, y son posteriormente soldadas. Dicho sistema permite fabricar emparrillados de alta resistencia, en cualquier tipo de malla y material, de forma homogénea y con precisión, con la seguridad de que la rejilla está completamente sujeta en todos los puntos de unión. Además, al tratarse de un sistema automatizado, permite entregar los materiales fabricados a la medida en un plazo mínimo, tanto en series reducidas como en series largas.

Con ello, se adaptará la fabricación a los objetivos requeridos de calidad y funcionalidad según las zonas y elementos a disponer.

Dimensionamiento del emparrillado

Las dimensiones de la rejilla han de reflejar las medidas a cubrir, descontando las tolerancias de montaje, así como los elementos de fijación que deba soldar sobre rejilla (patas, bisagras, etc.). Se ha de tener en cuenta que se fabrica la medida indicada, y la tolerancia es mínima. Las medidas deben quedar especificadas de la siguiente forma (ancho x largo):

1ª posición: Indica la dirección de las pletinas portantes.

2ª posición: Indica la dirección de las pletinas separadoras o varillas.

Es importante concretar la dirección de las pletinas portantes. Si la rejilla se construye con la portante a la inversa, no soportará la carga deseada. De no especificar cuál es la portante, se tomará por defecto la primera medida.

Dimensiones de la malla

La malla es la cuadrícula resultante de unir las portantes con los separadores. Se debe tener en cuenta que se suele trabajar con distancias entre ejes (A x B) y que la luz neta (a x b) estará condicionada por el espesor de las pletinas.

Es importante, sobre todo en las mallas rectangulares, que se indique la malla correctamente para que la orientación de la misma sea la correcta: A x B, donde A es la separación entre pletinas portantes, y B es la separación entre separadoras.

En este caso, la malla a disponer será de 30x30mm

Cierre perimetral

El cierre perimetral está soldado directamente contra las pletinas portantes y separadoras, circunscribe y mantiene la escuadra de la rejilla y distribuye la carga a los apoyos. Dicho perfil puede ser pletina, ángulo, tubo o cualquier otro perfil comercial. La pletina utilizada suele ser del mismo espesor que las pletinas portantes, o superior. También se puede disponer el marco para elevar la rejilla a la altura deseada o a modo de rodapié. Es posible incluir patas de agarre para anclaje a hormigón. En aquellos casos donde la altura de la pletina esté limitada, se pueden realizar encajes en las portantes adecuados a la altura necesaria, o soldar marcos en forma de Z, sin restar resistencia a la pieza.

## 813.5.-	Medición y abono

Los elementos de trámex se medirán y abonarán según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Superficie de entramado realmente colocada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye todos los materiales para el emparrillado y su colocación en obra, el material para recibido de los apoyos, elementos de protección, y las operaciones auxiliares hasta total terminación de la unidad de obra. |

Capítulo 2.- Cortes y desvíos provisionales

# Artículo 820.- Desvíos y conexiones provisionales

## 820.1.-	Definición

Se refiere este artículo a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| cCU15A002 | ud | Montaje y desmontaje de desvío de tráfico, con corte de carril, incluyendo mano de obra, maquinaria y elementos necesarios de señalización de acuerdo a la Norma 8.3-I.C.”Señalización de obra” para viario de la red metropolitana (según clasificación definida en la IDPV 2000). |
| cCU15A002b | ud | Montaje y desmontaje de desvío de tráfico, con corte de carril, incluyendo mano de obra, maquinaria y elementos necesarios de señalización de acuerdo a la "Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de las Vías públicas por Realización de Obras y Trabajos" del Ayuntamiento de Madrid, para viario de la red viaria urbana o distrital (según clasificación definida en la IDVP 2000). |

## 820.2.-	Ejecución

El adjudicatario deberá mantener en todo momento las actuales carreteras o caminos abiertos al tráfico en buenas condiciones de seguridad y comodidad, ateniéndose a lo previsto en el Artículo 104.9 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de septiembre de 1989, B.O.E. 9-10-89) en lo relativo a señalización, balizamiento y defensa.

La ejecución de cada uno de estos desvíos deberá ser previamente aprobada por el Director de las Obras, a cuya consideración se someterá el Contratista un estudio en el que, al menos, se definan los puntos siguientes:

- Trazado del desvío y ubicación temporal las paradas bus para cada fase de obras.

- Anchura y afirmado de su plataforma.

- Duración estimada del mismo.

- Señalización y balizamiento a disponer.

Asimismo, el Contratista deberá garantizar (a los usuarios del transporte público) el acceso a las paradas bus que se puedan ver afectadas durante las obras en condiciones de seguridad y confort, mediante la habilitación de paradas provisionales durante todas las fases de obra. La situación y características de estas nuevas paradas deberán ser aprobadas por el Director de las Obras.

## 820.3.-	Medición y abono

Los desvíos y conexiones provisionales se medirán y abonarán según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras. |
| Forma de medición | Unidad de montaje y desmontaje de desvío de tráfico ejecutado. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Sólo serán de abono los cortes incluidos en las mediciones del proyecto ya que están considerados como los suficientes y necesarios para llevar a cabo todos los trabajos del proyecto que los necesitan (fresado, impermeabilización, repavimentación, sustitución del sistema de contención, reposición de juntas, etc). Únicamente serán de abono adicional aquellos desvíos de tráfico que sean autorizados expresamente por la Dirección de Obra de forma previa a su realización por encontrarse debidamente justificados. Si fuera necesario realizar más cortes de los previstos en proyecto por situaciones inesperadas (climatología, condiciones del tráfico, etc), por retrasos de obra, o por decisión del Contratista en lo referente a la planificación de los tajos de obra, estos se realizarán por cuenta del contratista. |

Capítulo 3.- Medios de acceso

# Artículo 830.- Medios de acceso

## 830.1.-	Definición

Se refiere este artículo a la siguiente unidad de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU13JB010 | h | Camión cesta hasta 12 m de altura, con conductor y ayudante, en hora normal. |
| mU13JB050 | h | Camión cesta hasta 35 m. de altura, con conductor y ayudante en hora extra. |
| UN007500 | P.A. | Partida alzada a justificar para puesta a disposición de camión pasarela para trabajos bajo tablero, incluso traslado, montaje y desmontaje y posterior traslado a lugar de almacenamiento. Totalmente terminada. |
| UN007501 | día | Prestación de servicio de camión pasarela para trabajos bajo tablero. |

## 830.2.-	Aplicación

Esta unidad será de aplicación para todas las unidades, para su ejecución en zonas elevadas a las que no se tiene acceso desde el nivel de la calzada.

## 830.3.-	Medición y abono

Los medios de acceso adicionales, considerados de abono y medición independiente por lo excepcional de su existencia, se medirán y abonarán según los criterios siguientes:

- El traslado, montaje y desmontaje del camión pasarela se regirá según lo siguiente:

| Unidad de medida | Unidad (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras. |
| Forma de medición | Unidad de montaje, desmontaje y traslado de camión pasarela realmente ejecutado. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios |  |

- La prestación del servicio del camión pasarela y los trabajos de pilotaje de vía se medirán y abonarán según los siguientes criterios:

| Unidad de medida | Día (día). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Días. |
| Forma de medición | Días de prestación de servicio de camión pasarela o de pilotaje de vía. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios |  |

Capítulo 4.- Protección del entorno

# Artículo 840.- Prescripciones generales para la protección del entorno durante las obras

## 840.1.-	Aplicación

Se refiere el presente artículo a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 11.01 | Ud | Unidad de abono para limpieza y terminación de las obras |
| 12.01 | t | Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de excavación, mediante medios manuales y mecánicos de los residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos en obra. |
| 12.02 | t | Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada en planta. |
| 12.03 | t | Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos de carácter pétreo (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezclas de estos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada en planta. |
| 12.04 | t | Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos de carácter pétreo constituidos por tierras y piedras a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada en planta. |

| 12.05 | t | Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por transportista autorizado (por Conserjería de Medio Ambiente), considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 16t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas. |
| --- | --- | --- |

## 840.2.-	Prevención de daños y restauración en zonas contiguas a la obra y en otras de ocupación temporal

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia de las obras para no amplificar el impacto de la obra en sí por actuaciones auxiliares como: apertura de caminos de obra provisionales, áreas de préstamos, depósitos temporales o definitivos o vertidos indiscriminados de imposible retirada posterior. Para ello, el Contratista, acompañado a la solicitud de autorización para apertura de pistas, vertederos o para ocupación de terrenos, presentará a la Dirección de obras un plan que incluya:

- Delimitación exacta del área afectable, previo replanteo.

- Delimitación de zonas de proyección o derrame de materiales. Las proyecciones y derrames serán evitados especialmente sobre las laderas aguas abajo de la obra al resultar su posterior retirada difícil y costosa.

Desocupado el lugar y corregidas las formas si fuera el caso, se extenderá la tierra vegetal previamente acopiada y se repondrá la cubierta vegetal anterior o la que determine la Dirección de las obras.

## 840.3.-	Tratamiento y gestión de residuos

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas de instalaciones no serán en ningún caso vertidos al entorno. La gestión de esos productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En este sentido el Contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y tratamiento en cada caso.

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas -y con sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites usados- para las operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y lavado.

## 840.4.-	Directrices para la maquinaria a utilizar y de prevención de la contaminación atmosférica

-	El primer control de la adecuación de la maquinaria de obra comenzará con la correcta selección de maquinaria con características ambientales favorables (empleo de catalizadores) y con la adecuación de la potencia de la máquina al trabajo a realizar.

-	Las directrices para la correcta circulación de la maquinaria pesada se incluirán en el manual de buenas prácticas ambientales.

-	La maquinaria de obra estará homologada según el R.D. 245/89 de 27 de febrero, que regula los niveles de emisión de ruidos de la maquinaria de obra. Se aplicarán las medidas pertinentes de mantenimiento de la maquinaria, haciendo especial incidencia en el empleo de silenciadores homologados por las empresas constructoras de los mismos y el paso por la Inspección Técnica de Vehículos en los plazos reglamentarios.

-	Se realizarán las revisiones y labores de mantenimiento en la maquinaria de obra para asegurar una emisión de ruido dentro de los niveles aceptables.

-	Se utilizará preferentemente maquinaria con especificaciones de bajos niveles de ruido en funcionamiento en los regímenes normales de obra (a partir de los datos aportados por los fabricantes) e insonorizada, en lo posible, según normativa específica.

-	Se instalarán dispositivos de protección sonora en los elementos más ruidosos de las plantas auxiliares de obra. Los citados dispositivos procurarán protección a la trasmisión del ruido situándose alrededor de las tolvas de descarga, las unidades dosificadoras y amasadoras, etc.

-	Se deberá efectuar la revisión periódica de la maquinaria y vehículos de obra (ITV), su reglaje y su puesta a punto (correcto ajuste de los motores), a fin de evitar funcionamientos defectuosos que causen emisiones excesivas de gases a la atmósfera.

## 840.5.-	Medición y abono

La limpieza y terminación de las obras se medirán y abonarán según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Números enteros |
| Forma de medición |  |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios |  |

La clasificación y recogida selectiva y la carga y transporte de residuos se abonarán conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | toneladas (t). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales |
| Forma de medición | Contra albarán emitido por gestor autorizado. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los albaranes serán conformes al R.D 105/2008. Los códigos de los albaranes de la Gestión de Residuos se correlacionarán con la tabla incluida en el Anejo de Gestión de Residuos. |

# Artículo 842.- Pantallas acústicas

## 842.1.-	definición

Esta unidad hace referencia al suministro y colocación de la pantalla acústica en la posición de la línea de pantallas izquierda que está desprovista de ella.

## 842.2.-	Aplicación

Se refiere este artículo a la siguiente unidad de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mE07HT020 | m2 | Pantalla acústica de 100 mm de espesor, fonoabsorbente, certificada como A4-B3, según las normas EN-1793-1 y EN-1793-2, respectivamente. Colocada sobre perfiles HEB, incluso p.p. de cimentación, accesorios y remates. Totalmente instalada. |
| UN00704001 | ud | Pantalla acústica de panel metálico fonoabsorbente HA-500-M de dimensiones 2.960x500x106 mm, fabricado en aluminio L-3003/H26 según EN485 y de espesor 1,2mm, certificada como A4-B3, según las normas EN-1793-1 y EN-1793-2, respectivamente. Peso aproximado= 24kg/m2. Colocada sobre perfiles HEB, incluso p.p. de cimentación, accesorios y remates. Totalmente instalada. |

## 842.3.-	Descripción

Materiales:

- Las viguetas soporte serán perfiles verticales normalizados de acero galvanizado anclados a la imposta.

- Acero: Los perfiles normalizados para el armazón soporte de los paneles serán de acero laminado para construcción, según Norma UNE 36080.

- Protección anticorrosión: Todos los elementos deberán ser galvanizados en caliente con una aportación mínima de zinc, determinada según la Norma UNE 37.501.

Todos los elementos de la estructura irán pintados.

La pintura a utilizar será un producto que pueda aplicarse directamente sobre superficies galvanizadas, con buena adherencia sobre este tipo de superficies. El color de la pintura será seleccionado de acuerdo con el color del resto de las pantallas de la línea.

Los paneles tienen función de aislamiento y absorción acústica.

Cada panel tendrá unas dimensiones totales, de forma que permita su fácil montaje y desmontaje en los perfiles de soporte.

Los paneles han de cumplir los siguientes requisitos:

- Satisfacer las exigencias técnicas de absorción sonora

- Ser elementos estables y consistentes

- Ser resistentes a corrosión y envejecimiento (duración mínima garantizada diez (10)  años)

- Ser resistentes a la meteorización

- Poseer una coloración estable. La estabilidad en la coloración es un punto importante que comienza a nivel de proyectista, ya que el color se obtiene a partir de pigmentos y estos son estables dentro de una gama de colores, siendo importante no salirse de esta gama so pena comprobar la decoloración de la obra ejecutada.

- Serán incombustibles

- Resistencia al impacto de piedras

- Serán elementos duraderos y sin mantenimiento

## 842.4.-	Medición y abono

La medición y el abono de la unidad de pantallas acústicas se realizará conforme a los siguientes criterios:

| Unidad de medida | Unidad (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras. |
| Forma de medición | Unidad de pantalla realmente colocada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

Capítulo 5.- Reposición de servicios

# Artículo 851.- Red de Alumbrado

## 851.1.-	Aplicación

Las prescripciones incluidas en el presente artículo serán de aplicación para las unidades:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UA00640103B | ud | Acondicionamiento de arqueta en estructura, incluso picado sobre arqueta existente, regularización y nivelación de la superficie con hormigón HM-20, encofrado y desencofrado, cerco y tapa de fundición resistente al tráfico, material auxiliar, carga y transporte de material sobrante a acopio. Totalmente terminada. |
| mU13KC110 |  | Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, completamente terminada. |
| UA00640108 | m | Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad de doble capa corrugada y color rojo la exterior y lisa e incolora la interior de Ø110 mm de diámetro, embebida en el recrecido de la losa de la estructura con hormigón y utilizada como pasatubos de la canalización de red de alumbrado público, incluso codos y piezas especiales. Totalmente terminada. |
| UA00640109 | m | Suministro y colocación de tubos de polietileno de alta densidad de doble capa corrugada y color rojo la exterior y lisa e incolora la interior de Ø110 mm de diámetro en zanja, para canalización de red eléctrica de alumbrado público, incluso codos y piezas especiales. Totalmente terminada. |
| UA00640110 | ud | Arqueta de hormigón HM-20 de 1/2 pie de espesor, de dimensiones interiores 0,6 x 0,6 x 0,6 m., para red de alumbrado público, incluso excavación, encofrado y desencofrado, material auxiliar y de relleno necesario compactado, marco, tapa de fundición, carga y transporte de material sobrante a acopio. Totalmente terminada. |
| mU15CB010 | ud | Arqueta de paso, derivación o toma de tierra de 60x60 cm, según N.E.C., incluso movimiento de tierras y tapa de fundición, situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición total de la acera, completamente terminada. |
| UA00640112 | m | Suministro y colocación de cableado para red de alumbrado público, instalado en el interior de pasatubos o tubos enterrados, incluso parte proporcional de empalmes, conexiones y derivaciones. Totalmente terminado. |
| mU13DQB080 | ud | Báculo metálico tipo AE-21.1 de 12 m de altura y brazo de 2 m, sin pintar, según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la cimentación. |
| mU13DB120 | ud | Luminaria cerrada con equipo, clase I, según P.C.T.G., para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 1000 W., con transporte y montaje. |
| mU15CV090 | m | Suministro de cinta señalizadora de atención cable eléctrico. |
| mU13BAF020 | m | Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 3 x 2,5 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 Kv en canalización por fachada, incluido pequeño material. |
| mU13BAB020 | m | Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado. |
| mU13C020 | ud | Caja de conexión y protección para báculo y brazos murales, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio o policarbonato y provista de cuatro bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 A. (10 x 38) y cinco bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos cartuchos, instalada. |
| mU13DR330 | ud | Numeración de báculo, columna y brazo mural |
| mU13DB140 | ud | Luminaria cerrada con equipo para pasos inferiores, clase I, según P.C.T.G., para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150W, con transporte y montaje. |

## 851.2.-	Definición

Las unidades aquí definidas forman parte de la afección a los elementos de iluminación de la estructura debido a su interacción con la colocación del nuevo pretil metálico, ya que se encontrarían dentro de su anchura de trabajo.

Los trabajos a los que se refiere el presente artículo comprenden el cableado, empalmes y conexiones de la red además de la reposición de nuevos tubos similares a los existentes.

## 851.3.-	Descripción De Los Trabajos

La modificación de estos servicios incluye los siguientes conceptos:

-	El proyecto de la nueva línea conforme a las directrices y normativa de la compañía titular del servicio.

-	Los visados, permisos y autorizaciones pertinentes.

-	La ejecución de los empalmes con las arquetas de suministro correspondientes.

Las modificaciones de líneas eléctricas se harán de acuerdo con las normativas de la compañía titular de las mismas.

Los equipos se colocarán en el lugar indicado por el Ingeniero Director.

La ejecución de las obras se realizará según las actuaciones que se detallan a continuación.

### 851.3.1.	Instalación de cables eléctricos en canalización

Todos los cables se enviarán a obra en bobinas normalizadas y debidamente protegidas con duelas.

En los cables de cobre se procurará que los cables sean suministrados, siempre que sea posible, en longitudes de utilización con el fin de evitar empalmes innecesarios.

El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, con medios adecuados al tipo de cable, evitando la formación de cocas y torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas.

No se curvarán los cables con radios inferiores a los recomendados por el fabricante y que, en ningún caso, ni se enrollarán con diámetros más pequeños que el de la capa inferior asentada sobre bobina de fábrica.

Los aislamientos de la instalación deberán ser los reglamentados en función de la tensión del sistema.

Los cables para cada uno de los distintos sistemas de alimentación, estarán convenientemente identificados y separados en el trazado, de manera que sean fácilmente localizables.

Se utilizarán los colores de cubiertas normalizados. Los cables correspondientes a cada circuito se identificarán convenientemente en el inicio del circuito al que corresponde y durante su recorrido, cuando las longitudes sean largas o cuando por los cambios de trazado, sea difícil su identificación. Para ello, se utilizarán cinta aislante, etiquetas y otros elementos de identificación adecuados.

Los cables se instalarán en los conductos utilizando guías adecuadas y no sometiendo los cables a rozaduras que puedan perjudicar el aislamiento y cubierta de los mismos.

### 851.3.2.	Empalmes

Los empalmes de cables de cobre utilizarán los útiles especiales establecidos al efecto, previa autorización y comprobación de sus características por la DO.

Los empalmes se llevarán a cabo según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión

## 851.4.-	Medición y abono

La reposición de báculos de iluminación, luminarias, cajas de conexión y actividades referentes a estos se abonarán según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras. |
| Forma de medición | Unidades realmente ejecutadas en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

La reposición de conductores y tubos de pvc se abonarán según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros realmente ejecutados en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios |  |

# Artículo 852.- Adecuación de canalizaciones de servicios

En el presente proyecto no hay servicios en la estructura que necesiten ser repuestos. Las canalizaciones existentes sobre la estructura son para el suministro eléctrico del alumbrado sobre el tablero, dispuestas en un recrecido de hormigón, que protege las conducciones, junto al voladizo derecho del tablero. Esta canalización no se ve afectada por las actuaciones de rehabilitación proyectadas, por lo que no es preciso prever su reposición. No obstante, dicha canalización de hormigón puentea, sin interrupción, la junta de dilatación del tablero en ambos estribos. Con motivo de la reposición de las juntas de dilatación de calzada, se ha previsto el picado de esta canalización para dotarla de una holgura equivalente a la estructural, con objeto de que admita los movimientos del tablero. Esta holgura se protege mediante una pletina metálica.

Por otro lado, existe una canalización metálica deteriorada en el muro frontal del estribo 1. Se prevé igualmente mejorar la protección de esta canalización mediante la disposición de un nuevo tubo de PVC envolvente.

Estas actuaciones quedan recogidas en los planos del proyecto. En el presente artículo se describen las mismas y las unidades de obra previstas para su abono.

## 852.1.-	Aplicación

Las prescripciones incluidas en el presente artículo serán de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU03K020 | kg | Suministro y colocación de acero laminado tipo S275JR, en chapas cortadas y preparadas para placas de anclaje o de apoyo sobre hormigón o fábrica, incluso barras de anclaje, recibido, nivelación y parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de soldadura. |
| mU13BF040 | m | Tubo de PVC rígido blindado, GP-7, D-29 grapado, incluso colocación |

## 852.2.-	Descripción De Los Trabajos

La apertura de la junta estructural en la canalización de hormigón se realizará por picado manual, a la vez que se realiza la reposición de la junta de dilatación del tablero (junta de elastómero armado en calzada y de perfil de caucho en pasillos laterales).

Se adoptarán las debidas precauciones para evitar el corte de los cables y cualquier riesgo de electrocución. El Contratista deberá solicitar a la compañía gestora del servicio los debidos permisos y coordinar los cortes de suministro, si fueran precisos, para realizar la operación en plenas condiciones de seguridad.

Una vez realizada la apertura de la junta estructural en la canalización se cubrirá con una pletina metálica, unida mediante pernos al borde de la junta situado sobre el estribo y libre en el borde opuesto, de forma que los cables queden protegidos y permitiendo que la libre dilatación del tablero no provoque esfuerzos sobre la canalización.

La pletina metálica se protegerá de la corrosión mediante pintura u otra protección de similar o mayor eficacia, como el galvanizado.

En la canalización metálica situada en el muro frontal del estribo 1, que se encuentra deteriorada por corrosión, se procederá a su retirada y posterior protección mediante un tubo de PVC. Nuevamente, el contratista deberá realizar la debida coordinación con la compañía gestora del servicio para solicitar el corte de suministro, si fuera preciso, con objeto de retirar el tubo existente y reemplazarlo por la nueva conducción. Caso de resultar factible y contando con la aprobación de la Dirección de Obra, se puede realizar la protección de la canalización disponiendo el tubo de PVC sobre el metálico existente, siempre que sea factible envolver el tubo y soldar a posteriori la ranura longitudinal requerida al efecto.

## 852.4.-	Medición y abono

La unidad de obra para la cubrición de la junta de la canalización en estribos se medirá y abonará con los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Kg. |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Mediciones según planos de proyecto. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | La medición se ha obtenido suponiendo una pletina de 3 mm. de espesor. El precio incluye todas las operaciones de fijación de la pletina a la conducción, así como los tratamientos de protección frente a la corrosión. |

La reposición del conducto de la canalización en estribo se medirá y abonará con los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros realmente ejecutados en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios |  |

# Artículo 853.- Red telefónica

## 853.1.-	Aplicación

Las prescripciones incluidas en el presente artículo serán de aplicación para las unidades:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 10.03 | m | Desmontaje y tendido provisional de cualquier cable de comunicaciones (pares o fibra óptica) existente, incluso medios, aislantes y protecciones necesarias, parte proporcional de postes provisionales y suministro a pie de obra de cable. |
| 10.04 | m | Tendido de cable de comunicaciones (pares o fibra óptica), de cualquier dimensión, incluso parte proporcional de postes, medios necesarios para su correcto montaje y suministro a pie de obra de cable. |

## 853.2.-	Definición

Las unidades aquí definidas forman parte de la afección a las tres líneas telefónicas (2 de fibra óptica y otra convencional) existentes en la parte superior del puente, en su lado derecho.

Los trabajos a los que se refiere el presente artículo comprenden la colocación provisional de los cables durante la realización de las obras y su posterior colocación definitiva.

## 853.3.-	Ejecución de las obras

La modificación de estos servicios incluye los siguientes conceptos:

-	Los visados, permisos y autorizaciones pertinentes.

-	Elevación de las líneas existentes de forma que no se vean afectados ni interfieran con la realización de los trabajos de rehabilitación en el puente.

-Colocación de las líneas existentes en su posición original.

Las modificaciones de líneas de comunicaciones se harán de acuerdo con las normativas de la compañía titular de la línea de comunicaciones.

Las tres líneas existentes se elevarán para evitar la afección y la interferencia de los cables con los trabajos de rehabilitación en el puente.

Para ello, las tres líneas se colocarán a lo largo del andamio colocado en la estructura, en la parte exterior al encapsulamiento, mediante postes provisionales en el caso de que fueran necesarios.

Los postes sobre los que actualmente se encuentran tendidos los cables presentan un estado de corrosión generalizado, por lo que serán objeto de chorreo con arena, según lo reflejado en el Artículo 618.- Chorreado con abrasivo a presión controlada. Asimismo, estos postes serán pintados con el mismo tratamiento de protección que se aplica al resto del puente, tal y como recoge el Artículo 699.- Reparación y protección de superficies metálicas.

Una vez finalizados los trabajos, los cables se volverán a colocar en su posición original.

En general, para la instalación de conductores, se seguirán las normas indicadas en la MI BT 018. Asimismo, se observarán las recomendaciones de la NTE-IEB y la norma UNE correspondiente.

Las obras correspondientes a las redes de telecomunicación y sistemas de conectividad y transmisión se realizarán conforme a lo indicado en los planos, siguiéndose las instrucciones del fabricante de los equipos, y aquellas de buena práctica para instalaciones de este tipo.

En todo momento, se seguirán las instrucciones definidas por el titular del servicio.

Los equipos se colocarán en el lugar indicado por el Ingeniero Director de las Obras.

### 853.3.1.- Cables

El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, con medios adecuados al tipo de cable, evitando la formación de cocas y torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas.

No se curvarán los cables con radios inferiores a los recomendados por el fabricante y que, en ningún caso, serán inferiores a 10 veces su diámetro, ni se enrollarán con diámetros más pequeños que el de la capa inferior asentada sobre bobina de fábrica.

No se colocarán cables durante las heladas, ni estando éstos demasiado fríos, debiendo, por lo menos, permanecer doce horas en almacén a 20 grados centígrados antes de su colocación, sin dejarlos a la intemperie más que el tiempo preciso para su instalación.

Los aislamientos de la instalación deberán ser los reglamentados en función de la tensión del sistema.

Los cables para cada uno de los distintos sistemas de alimentación estarán convenientemente identificados y separados en el trazado, de manera que sean fácilmente localizables.

Se utilizarán los colores de cubiertas normalizados. Los cables correspondientes a cada circuito se identificarán convenientemente en el inicio del circuito al que corresponde y durante su recorrido, cuando las longitudes sean largas o cuando por los cambios de trazado, sea difícil su identificación. Para ello, se utilizarán cinta aislante, etiquetas y otros elementos de identificación adecuados.

Los cables se instalarán en los conductos utilizando guías adecuadas y no sometiendo los cables a rozaduras que puedan perjudicar el aislamiento y cubierta de los mismos.

### 853.3.2.-	Empalmes

Los empalmes de cables de fibra óptica utilizarán los útiles especiales establecidos al efecto, previa autorización y comprobación de sus características por la Dirección de Obra.

Los empalmes de fibra óptica se realizarán por fusión con alineamiento automático por el Sistema de Alineamiento de Perfil (PAS). No permitiéndose pérdidas por empalme superiores a los 0,05 dB.

## 853.4.-	Medición y abono

Las unidades de desmontaje y montaje se abonarán según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos (2) decimales. |
| Forma de medición | Metros realmente ejecutados en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

# Artículo 853.- Bajante de PVC

## 853.1.-	Definición

La unidad aquí definida forma parte de la afección a dos bajantes de PVC situadas en la estructura 04RA23FABR01 por su interacción con la ejecución del nuevo revestimiento, ya que se encontrarían dentro de su zona de trabajo

Los trabajos a los que se refiere el presente artículo comprenden el desmontaje y posterior montaje de las dos bajantes una vez hayan finalizado las obras.

## 853.2.-	Aplicación

Las prescripciones incluidas en el presente artículo serán de aplicación para las unidades:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UA007021 | m | Montaje o desmontaje de bajante de PVC incluso elementos de fijación y sujeción, acopio del material en obra. |

## 853.3.-	Descripción de los trabajos

La ejecución de esta unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Preparación de la superficie de revestimiento donde fijar la bajante

- La colocación de las piezas y acabado final, incluso conexiones.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.

## 853.4.-	Medición y abono

El abono de la unidad de montaje y desmontaje de la bajante de luminarias se realizará conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metros (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Longitud de bajante realmente montado y desmontado en obra |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

# Artículo 854.- Red de abastecimiento

## 853.1.-	Aplicación

Las prescripciones incluidas en el presente artículo serán de aplicación para las unidades:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 10.05 | m | Desmontaje de tubería con parte proporcional de piezas, incluso retirada y carga, acopio provisional en obra. |
| 10.06 | m | Suministro a pie de obra y tubería de polietileno de 40 mm. (1 1/2”) de diámetro nominal, de alta densidad y para 1MPa de presión máxima, UNE-EB12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con parte proporcional de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., s/CTE-HS-4. |

## 853.2.-	Definición

Las unidades aquí definidas forman parte de la afección a la tubería de abastecimiento existente en el lado derecho del puente.

Los trabajos a los que se refiere el presente artículo comprenden la colocación de una nueva tubería de Polietileno y el desmontaje de la tubería metálica existente.

## 853.3.-	Materiales

Se emplearán tubos de polietileno de alta densidad de 40 mm de Diámetro Nominal, según Norma UNE-EN-12201

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también juntas elásticas y productos usados para asegurar la estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones y requisitos expuestos a continuación:

- No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada.

- Deben ser resistentes a la corrosión interior.

- Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.

- Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato.

- Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano.

- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.

- Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua.

- Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministre no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí.

El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas.

El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El cuerpo de la llave o válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento.

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las normas UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE.

No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

## 853.4.-	Ejecución de las obras

La modificación de este servicio incluye los siguientes conceptos:

-	Montaje de tubería de polietileno en la chapa de encofrado perdido del lado derecho del puente.

-	Desmontaje de la tubería metálica de abastecimiento existente en la celosía del lado derecho de la estructura.

Toda conducción exterior y al aire libre estará protegida y se aislará térmicamente cuando se localicen en zonas que puedan sufrir riesgos de heladas del agua.

En el caso de existencia de varios servicios en paralelo, el abastecimiento se colocará en la parte inferior para evitar posibles afecciones.

Si la tubería tiene que atravesar paramentos que pudieran transmitir esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico a la tubería, se alojarán dentro de una funda circular del mayor diámetro y suficiente resistencia.

Si la tubería atraviesa en superficie o empotrada una junta de dilatación se dispondrá de un elemento o dispositivo dilatador.

La fijación de los tubos a los paramentos se hará mediante abrazaderas, a la distancia exigida para no transmitir ruidos o vibraciones.

Las uniones de los tubos serán estancas, resistentes a las tracciones, las soldaduras entre piezas se realizarán según las indicaciones del fabricante.

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.

## 853.5.-	Control de calidad

La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada según lo indicado en el Código Técnico de la Edificación y en la normativa vigente de aplicación.

Las tuberías que conforman la instalación deben cumplir:

- El diámetro y material de las tuberías es el especificado.

- Posición paralela o normal a los elementos estructurales.

- Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación.

- Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm.

Ensayos y pruebas

- Pruebas de las instalaciones interiores.

- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se conectará la grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.

## 853.6.-	Medición y abono

Las unidades de desmontaje y montaje de tubería se abonarán según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos (2) decimales. |
| Forma de medición | Metros realmente ejecutados en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

# Artículo 854.- Fibra óptica

## 854.1.-	Definición

La unidad aquí definida forma parte de la afección a la instalación de fibra óptica que da servicio a la señalización de tráfico debido a su interacción con la ejecución de un nuevo revestimiento, ya que se encontrarían dentro de su zona de trabajo.

Los trabajos a los que se refiere el presente artículo comprenden el conjunto de actividades de montaje y desmontaje de las tiradas de fibra óptica, empalmes y conexiones.

## 854.2.-	Aplicación

Las prescripciones incluidas en el presente artículo serán de aplicación para las unidades:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU15GE070 | m | Desmontaje de cualquier cable de comunicaciones (pares o fibra óptica) de canalización existente. |
| UA006F070 | m | Montaje de cualquier cable de comunicaciones (pares o fibra óptica) de canalización existente. |

## 854.3.-	Descripción de los trabajos

La modificación de estos servicios incluye los siguientes conceptos:

- Los visados, permisos y autorizaciones pertinentes.

- El desmontaje de la instalación de fibra óptica.

- La ejecución de los empalmes con las arquetas de suministro correspondientes.

- El montaje de la instalación de fibra óptica.

La ejecución de las obras se realizará según las actuaciones que se detallan a continuación.

### 854.3.1.	Desmontaje de la instalación de fibra óptica

Primeramente se procederá a la desconexión del tramo de los servicios afectados de conformidad con el organismo regulador y tras la autorización del Director de las Obras.

Tanto durante la fase de desmontaje como de transporte al punto de almacenamiento, se tomarán las precauciones necesarias para no dañar las tiradas de fibra óptica, que deberán ser protegidas para su utilización posterior. El punto de almacenamiento deberá estar protegido de la intemperie y de posibles robos.

### 854.3.2.	Montaje de la instalación de fibra óptica

El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, con medios adecuados al tipo de cable, evitando la formación de cocas y torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas. De esta manera, no se deteriorarán las propiedades de la fibra. En caso de tener que atar el cable se tendrá especial cuidado en no deformar la cubierta.

Si se almacena se dejará en forma de “ocho” en un sitio plano asegurando que los radios de curvatura son mayores que el radio mínimo especificado por el fabricante.

## 854.4.-	Medición y abono

El abono de la unidad de desmontaje de la instalación de fibra óptica se realizará conforme a las siguientes prescripciones

| Unidad de medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros de cable realmente desmontados en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

El abono de la unidad de montaje de la instalación de fibra óptica se realizará conforme a las siguientes prescripciones

| Unidad de medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros de cable realmente montados en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

| Madrid, octubre de 2017 |  |
| --- | --- |
| El Director del Proyecto | El Autor del Proyecto |
| Fdo: D. Ana Belén Fernández Cañada Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos | Fdo: D. Tomás Ripa Alonso Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos |

# Artículo 855.- Tubos rígidos para conducción de servicios

## 855.1.-	Aplicación

Las prescripciones incluidas en el presente artículo serán de aplicación para las unidades:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 10.07 | m | Suministro a pie de obra y colocación de tubo rígido de acero inoxidable para canalizaciones, de 32mm de diámetro nominal, incluso parte proporcional de piezas especiales y soldadura. Totalmente terminado. |

## 855.2.-	Definición

La unidad aquí definida se ha previsto para albergar futuros servicios que puedan ser instalados en el puente o en sus inmediaciones.

## 855.3.-	Ejecución

Se ha previsto la colocación de tres tubos rígidos de acero inoxidable a lo largo del puente. Concretamente, se colocarán a lo largo de la chapa de encofrado perdido. Dos de los tubos se alojarán en el lado izquierdo del puente y el tercero en el lado derecho. Este último deberá estar en la parte superior de la chapa, siempre por encima de la tubería de abastecimiento.

## 855.3.-	Medición y abono

Los tubos rígidos de acero se abonarán según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos (2) decimales. |
| Forma de medición | Metros realmente ejecutados en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

# Artículo 854.- Fibra óptica

## 854.1.-	Definición

La unidad aquí definida forma parte de la afección a la instalación de fibra óptica que da servicio a la señalización de tráfico debido a su interacción con la ejecución de un nuevo revestimiento, ya que se encontrarían dentro de su zona de trabajo.

Los trabajos a los que se refiere el presente artículo comprenden el conjunto de actividades de montaje y desmontaje de las tiradas de fibra óptica, empalmes y conexiones.

## 854.2.-	Aplicación

Las prescripciones incluidas en el presente artículo serán de aplicación para las unidades:

| Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| mU15GE070 | m | Desmontaje de cualquier cable de comunicaciones (pares o fibra óptica) de canalización existente. |
| UA006F070 | m | Montaje de cualquier cable de comunicaciones (pares o fibra óptica) de canalización existente. |

## 854.3.-	Descripción de los trabajos

La modificación de estos servicios incluye los siguientes conceptos:

- Los visados, permisos y autorizaciones pertinentes.

- El desmontaje de la instalación de fibra óptica.

- La ejecución de los empalmes con las arquetas de suministro correspondientes.

- El montaje de la instalación de fibra óptica.

La ejecución de las obras se realizará según las actuaciones que se detallan a continuación.

### 854.3.1.	Desmontaje de la instalación de fibra óptica

Primeramente se procederá a la desconexión del tramo de los servicios afectados de conformidad con el organismo regulador y tras la autorización del Director de las Obras.

Tanto durante la fase de desmontaje como de transporte al punto de almacenamiento, se tomarán las precauciones necesarias para no dañar las tiradas de fibra óptica, que deberán ser protegidas para su utilización posterior. El punto de almacenamiento deberá estar protegido de la intemperie y de posibles robos.

### 854.3.2.	Montaje de la instalación de fibra óptica

El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, con medios adecuados al tipo de cable, evitando la formación de cocas y torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas. De esta manera, no se deteriorarán las propiedades de la fibra. En caso de tener que atar el cable se tendrá especial cuidado en no deformar la cubierta.

Si se almacena se dejará en forma de “ocho” en un sitio plano asegurando que los radios de curvatura son mayores que el radio mínimo especificado por el fabricante.

## 854.4.-	Medición y abono

El abono de la unidad de desmontaje de la instalación de fibra óptica se realizará conforme a las siguientes prescripciones

| Unidad de medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros de cable realmente desmontados en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

El abono de la unidad de montaje de la instalación de fibra óptica se realizará conforme a las siguientes prescripciones

| Unidad de medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros de cable realmente montados en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

| Madrid, octubre de 2017 |  |
| --- | --- |
| El Director del Proyecto | El Autor del Proyecto |
| Fdo: D. Ana Belén Fernández Cañada Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos | Fdo: D. Tomás Ripa Alonso Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos |