# PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ÍNDICE

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES	1

3.1.- Pliego de condiciones administrativas	17

3.1.1.- Generalidades	19

3.2.- Pliego de prescripciones técnicas	21

3.2.1.- Pliego de prescripciones técnicas generales	23

3.2.1.1. Normativa de aplicación	25

3.2.2.- Pliego de prescripciones técnicas particulares	31

Parte 1.- .- Introducción y Generalidades	33

Artículo 100. Definición y ámbito de aplicación	35

100.1. 	Definición	35

100.2. 	Ámbito de aplicación	35

100.3. 	Contenido	35

Artículo 101. Disposiciones generales	36

101.1. 	Generalidades	36

101.2.    Representantes	36

101.3. 	 Delegado o representante del Contratista	36

101.4.	 Órdenes al Contratista	36

101.5. 	 Libro de Incidencias	37

101.6. 	 Subcontratos	37

Artículo 102.- Descripción de las Obras	38

102.1. 	Descripción General	38

102.2.	 Planos	39

102.3.	Contradicciones, omisiones o errores	40

102.4.	 Documentos que se entregan al Contratista	41

Artículo 103. Iniciación de las obras	42

103.1. 	Inspección de las obras	42

103.3.	 Programa de trabajos	42

103.4.	 Orden de iniciación de las obras	42

Artículo 104. Desarrollo de las obras	43

104.1. 	Replanteo	43

104.2. 	Equipos de maquinaria	43

104.3.   Ensayos	43

104.4.   Materiales	44

104.5.	 Acopios	45

104.6.   Trabajos nocturnos	45

104.7.	 Trabajos defectuosos	45

104.8.    Construcción y conservación de desvíos	45

104.9.    Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones	46

104.10.   Precaucione especiales durante las obras	46

104.11.   Modificaciones de obra	47

104.12.   Seguridad y Salud en las Obras	47

104.13.   Limpieza y terminación de las obras	47

104.14.   Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego	47

104.15.   Instalaciones auxiliares	47

104.16.   Conservación del Medio Ambiente	48

104.17.   Protección del tráfico	48

104.18.   Estudios complementarios	48

Artículo 105. Responsabilidades especiales del Contratista	49

105.1. 	Daños y perjuicios	49

105.4. 	Permisos y licencias	49

105.5.  	Recepción de materiales	49

Artículo 106.- Medición y abono de la obra	50

106.1. 	Medición de las obras	50

106.2. 	Abono de las obras	51

106.4. 	Variación de dosificaciones	51

106.5. 	Gastos relativos a préstamos, yacimientos, canteras y vertederos	51

Artículo 107. Conservación de las obras	53

107.1. 	Definición	53

107.2.  	Conservación durante la ejecución de las obras	53

107.3.   Conservación durante el plazo de garantía	53

107.4.   Desarrollo de los trabajos	53

Artículo 108. Dirección de las Obras	54

Artículo 109. Publicidad en la obra	54

Artículo 110. Empresas suministradoras de productos	55

Artículo 111. Empresa aplicadora de los productos	55

Parte 2.- Materiales básicos	57

Artículo 202. Cementos	59

202.1. Definición	59

202.2. Condiciones generales	59

202.3. Denominaciones	59

202.4. Transporte y almacenamiento	59

202.6. Control de Calidad	59

202.7. Criterios de aceptación o rechazo	60

202.8. Medición y abono	60

Artículo 211. Betunes asfálticos	61

211.1. Definición	61

211.2. Condiciones generales	61

211.3. Denominaciones	61

211.4. Transporte y almacenamiento	61

211.5. Recepción e identificación	62

211.6. Control de calidad	62

211.7. Criterios de aceptación o rechazo	62

211.8. Medición y abono	63

Artículo 212.  Betunes modificados con polímeros	64

212.1. Definición	64

212.2. Condiciones generales	64

212.3. Denominaciones	64

212.4. Transporte y almacenamiento	64

212.5. Recepción e identificación	64

212.6. Control de Calidad	65

212.7. Criterios de aceptación o rechazo	65

212.8. Medición y abono	66

Artículo 214. Emulsiones bituminosas	67

214.1. Definición	67

214.2. Condiciones generales	67

214.3. Denominaciones	67

214.4. Transporte y almacenamiento	67

214.5. Recepción e identificación	68

214.6. Control de calidad	68

214.7. Criterios de aceptación o rechazo	68

214.8. Medición y abono	69

Artículo 240.  Barras corrugadas para hormigón estructural	70

240.1. Definición	70

240.2. Materiales	70

240.5. Recepción	70

240.6. Medición y abono	70

Artículo 290. Geotextil	71

290.1. Definición	71

290.2. Condiciones generales	71

290.3. Transporte y almacenamiento	72

290.4. Recepción e identificación	73

290.5. Control de calidad	73

290.6. Criterios de aceptación o rechazo	74

290.7. Medición y abono	74

Artículo 290b. Geocompuesto para firme	75

290b.1. Definición	75

290b.2. Aplicación	75

290b.3. Materiales	75

290b.4.  Ejecución de las obras	76

290b.5. Recepción y Control de calidad	77

290b.6. Aceptación final	79

290b.7. Tratamiento de no conformidades	79

290b.8. Medición y abono	79

Parte 3.-  Explanaciones	81

Artículo 300. Desbroce del terreno.	83

300.1. Definición	83

300.2. Ejecución de las obras	83

300.3. Criterios de aceptación o rechazo	84

300.4. Medición y abono	84

Artículo 301. Demoliciones	85

301.1. Definición	85

301.2. Aplicación	85

301.3. Estudio de la demolición	85

301.4. Ejecución de las obras	86

301.5. Medición y abono	86

Artículo 305. Hidrodemolicion	88

305.1. 	Aplicación	88

305.2. 	Estudio de la demolición	88

305.3. 	Maquinaria y medios	89

305.4. 	Ejecución de las obras	90

305.5. 	Medición y abono	91

Artículo 310. Desmontaje de tubería de fibrocemento	92

310.1. Definición y aplicación	92

310.2. Ejecución de las obras	92

310.3. Recepción	92

310.4. Medición y abono	92

Artículo 311. Limpieza de obra de drenaje	93

311.1. Definición y aplicación	93

311.2. Ejecución de las obras	93

311.3. Recepción	93

311.4. Medición y abono	93

Artículo 319. Fresado	94

319.1. 	Aplicación	94

319.2. 	Ejecución de las obras	94

319.3.   Medición y abono	96

Artículo 320. Excavación de la explanación y préstamos	97

320.1. Definición	97

320.2. Clasificación de las excavaciones	97

320.3. Ejecución de las obras	98

320.4. Medición y abono	102

Artículo 321. Excavaciones en zanjas y pozos	104

321.1. Aplicación	104

321.2. Clasificación de las excavaciones	104

321.3. Ejecución de las obras	104

321.6. Medición y abono	105

Artículo 330. Terraplenes	107

330.1. Aplicación	107

330.2. Materiales	107

330.5. Ejecución de las obras	107

330.6. Recepción	108

330.6. Control de calidad	108

330.7. Medición y abono	108

Artículo 332. Rellenos localizados	109

332.1. Definición y aplicación	109

332.2. Materiales	109

332.5. Ejecución de las obras	109

332.6. Limitaciones en la ejecución	110

332.7. Medición y abono	110

Parte 4.- Drenaje	111

Artículo 400. Cunetas de hormigón ejecutadas en obra	113

400.1. Definición. Aplicación	113

400.2. Materiales	113

400.3. Ejecución de las obras	113

400.4. Medición y abono	113

Artículo 401b. Bajante prefabricada	114

401b.1. Definición. Aplicación	114

401b.2. Materiales	114

401b.3. Ejecución de las obras	114

401b.4. Medición y abono	115

Artículo 410. Arquetas y pozos de registro	116

410.1. Definición. Aplicación	116

410.2. Formas y dimensiones	116

410.3. Materiales	116

410.4. Ejecución de las obras	117

410.5. Medición y abono	117

Artículo 411.- Imbornales y sumideros	118

411.1. Definición y aplicación	118

411.2. Forma y dimensiones	118

411.3. Materiales	118

411.4. Ejecución de las obras	118

411.5. Medición y abono	118

Artículo 413. Caz de hormigón	119

413.1. Definición y aplicación	119

413.2. Materiales	119

413.3. Ejecución de las obras	120

413.4. Medición y abono	120

Artículo 414. Caldereta y bajante en estribos	121

414.1. 	Definición	121

414.2. 	Aplicación	121

414.3. 	Materiales	121

414.4. 	Ejecución de las obras	121

414.5. Recepción	122

414.6. Medición y abono	122

Artículo 415. Tubos prefabricados de hormigón para drenaje	123

415.1. 	Definición	123

415.2. 	Materiales	123

415.3. 	Ejecución de las obras	124

415.4. 	Recepción	125

415.5. 	Control de calidad	125

415.6. 	Aceptación final	127

415.7.	 Medición y abono	127

Artículo 417.-  Tuberías de PVC	128

417.1.	 Definición y aplicación	128

417.2.   Materiales	128

417.3.   Ejecución de las obras	128

417.4.   Recepción	130

417.5.   Control de calidad	131

417.8.   Medición y abono	133

Artículo 420b. Zanjas drenantes	134

420b.1. Definición. Aplicación	134

420b.2. Materiales	134

420.3. Ejecución	134

420.5. Medición y abono	134

Artículo 421. Rellenos localizados de material drenante	135

421.1. Definición	135

421.2. Materiales	135

421.3. Ejecución de las obras	135

421.4. Limitaciones de la ejecución	136

421.5. Medición y abono	136

Artículo 422. Geotextil como elemento de separación y filtro	137

422.1. Definición	137

422.2. Materiales	137

422.3. Ejecución de las obras	138

422.4. Limitaciones de ejecución	138

422.5. Control de calidad	138

422.6. Medición y abono	138

Artículo 425. Canal de drenaje	139

425.1. Definición	139

425.2. Aplicación	139

425.3. Descripción de los trabajos	139

425.4. Materiales	139

425.5. Ejecución de las obras	140

425.6. Recepción	141

425.7. Control de calidad	142

425.9. Medición y abono.	142

Artículo 430. Hinca de tuberías	143

430.1. Definición. Aplicación	143

430.2. Equipos	143

430.3. Condiciones generales	143

430.4. Ejecución de las obras	143

430.5. Medición y abono	144

Parte 5.-  Firmes y pavimentos	145

Artículo 510. Zahorras	147

510.1. Definición y aplicación	147

510.2. 	Materiales	147

510.3. 	Ejecución de las obras	147

510.4. 	Recepción	148

510.5. 	Control de calidad	149

510.6.   Medición y abono	149

Artículo 512. Suelo estabilizado in situ	150

512.1. Definición	150

512.2. Materiales	150

512.3. Tipo y composición del suelo estabilizado	151

512.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras	151

512.5. Ejecución de las obras	152

512.7. Especificaciones de la unida terminada	154

512.8. Limitaciones de la ejecución	154

512.9. Control de calidad	154

512.10. Criterios de aceptación o rechazo	155

512.11. Medición y abono	156

Artículo 513. Materiales tratados con cemento. Suelo cemento y gravacemento	157

513.1. Definición	157

513.2. Materiales	157

513.3. Tipo y composición de la mezcla	158

513.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras	158

513.5. Ejecución de las obras	158

513.6. Tramo de prueba	159

513.7. Especificaciones de la unidad terminada	159

513.8. Limitaciones de la ejecución	159

513.9. Control de calidad	159

513.10 Criterios de aceptación o rechazo	160

513.11. Medición y abono	161

Artículo 530. Riegos de imprimación	162

530.1. Aplicación	162

530.2. Materiales	162

530.3. Dotación de los materiales	162

530.5. Ejecución de las obras	162

530.7. Control de calidad	162

530.9. Medición y abono	163

Artículo 531. Riegos de adherencia	164

531.1. Definición	164

531.2. Materiales	164

531.3. Dotación del ligante	164

531.8. Control de calidad	164

531.10. Medición y abono	165

Artículo 532. Riego de curado	166

532.1. Definición y aplicación	166

532.2. Materiales	166

532.5. Ejecución de las obras	166

532.7. Control de calidad	166

532.8. Criterios de aceptación o rechazo	167

532.9. Medición y abono	167

Artículo 542. Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso	168

542.1. Definición	168

542.2. Materiales	168

542.3. Tipo y composición de la mezcla	169

542.5. Ejecución de las obras	169

542.6. Tramo de prueba	170

542.9. Control de calidad	170

542.11. Medición y abono	172

Artículo 543. Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas	173

543.1. Definición	173

543.2. Materiales	173

543.3. Tipo y composición de la mezcla	174

543.5. Ejecución de las obras	174

543.6. Tramo de prueba	174

543.9. Control de calidad	175

543.11. Medición y abono	177

Artículo 550. Pavimentos de hormigón	178

550.1. Definición	178

550.2. Materiales	178

550.3. Tipo y composición del hormigón	180

550.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras	180

550.5. Ejecución de las obras	181

550.6. Tramo de prueba	182

550.7. Especificaciones de la unidad terminada	183

550.8. Limitaciones de la ejecución	183

550.9. Control de calidad	184

550.10. Criterios de aceptación o rechazo	185

550.11. Medición y abono	186

Artículo 551. Hormigón magro vibrado	187

551.1. Definición	187

551.2. Materiales	187

551.3. Tipo y composición del hormigón magro vibrado	188

551.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras	189

551.5. Tramo de prueba	189

551.6. Ejecución de las obras	190

551.7. Especificaciones de la unidad terminada	192

551.8. Limitaciones de la ejecución	192

551.9. Control de calidad	193

551.10. Criterios de aceptación o rechazo	194

551.11. Medición y abono	195

Artículo 555. Reparación de hormigón	196

555.1. Definición y aplicación	196

555.2. Ejecución de las obras	196

555.3. Medición y abono	197

Artículo 560. Pavimento de baldosas	198

560.1.	 Definición	198

560.2.  Aplicación	198

560.3. 	Materiales	198

560.4.	 Ejecución de las obras	199

560.6.	 Tratamiento de no conformidades	199

560.8.	 Control de calidad	200

560.9	. Medición y abono	200

Parte 6.- Puentes y estructuras	201

Artículo 600.- Armaduras a emplear en hormigón armado	203

600.1. Definición	203

600.2. Aplicación	203

600.3. Descripción	203

600.4. Materiales	203

600.5. Ejecución de las obras	203

600.6. Recepción y control de calidad	205

600.8. Tratamiento de no conformidades	205

600.7. Medición y abono	206

Artículo 610. Hormigones	207

610.1. 	Aplicación	207

610.2.	 Materiales	207

610.3. 	Tipos de hormigón	208

610.4. 	Dosificación del hormigón	208

610.6. 	Ejecución de las obras	209

610.7. 	Control de calidad	210

610.10. Medición y abono	212

Artículo 618. Relleno especial localizado con material de préstamo tratado con cemento.	213

618.1. 	Definición	213

618.2. 	Aplicación	213

618.3. 	Descripción de los trabajos	213

618.4. 	Materiales	213

618.5.  Ejecución de las obras	213

618.7. 	Control de calidad	214

618.9. 	Medición y abono	215

Artículo 619. Chorreado con abrasivo a presión controlada	216

619.1. 	Definición	216

619.2. 	Aplicación	216

619.3.  Descripción de los trabajos	216

619.4. 	Materiales	216

619.5. 	Ejecución de las obras	216

619.6. 	Recepción	217

619.7. 	Control de calidad	217

619.8.  Tratamiento de no conformidades	217

619.9. 	Medición y abono	218

Artículo 620. Perfiles y chapas de acero laminadas en caliente, para estructuras metálicas	219

620.1. 	Definición	219

620.2. 	Aplicación	220

620.3. 	Tipos	220

620.4. 	Características	221

620.5. 	Ejecución de las obras	222

620.6. 	Control de calidad	222

620.7. 	Almacenamiento	242

620.8. 	Normas aplicables	242

620.9. 	Medición y abono	243

Artículo 625. Pernos conectadores para conexión de estructuras mixtas	244

625.1. 	Definición	244

625.2. 	Aplicación	244

625.3. 	Características	244

625.4. 	Ejecución de las obras	244

625.6. 	Control de calidad	245

625.7. 	Medición y abono	246

Artículo 635.- Fábrica de bloques de hormigón	247

635.1. Aplicación	247

635.2. Materiales	247

635.3. Ejecución de las obras	247

635.4. Recepción	248

635.5. Control de calidad	249

635.6. Medición y abono	249

Artículo 645.  Estructuras metálicas para pórticos y banderolas	250

645.1. 	Definición	250

645.2. 	Aplicación	250

645.3.  Descripción	250

645.4. 	Materiales	251

645.5.	 Ejecución de las obras	251

645.6. 	Medición y abono	262

Artículo 646. Barandilla	263

646.1. 	Aplicación	263

646.2. 	Materiales	263

646.3.  Ejecución de las obras	263

646.4.  Recepción	263

646.5.  Medición y abono	263

Artículo 660.  Pantalla acustica	264

660.1.	 Aplicación	264

660.2. 	Materiales	264

660.3. 	Ejecución de las obras	265

660.4.  Medición y abono	265

Artículo 675. Anclaje químico	266

675.1. 	Aplicación	266

675.2.  Materiales	266

675.3. 	Ejecución de las obras	268

675.4. 	Control de calidad	268

675.5. 	Medición y abono	269

Artículo 680. Encofrado	270

680.1. 	Aplicación	270

680.2.-	Materiales	270

680.3. 	Ejecución de  las obras	271

680.4. 	Medición y abono	271

Artículo 690. Impermeabilización del tablero	272

690.1. 	Definición	272

690.2. 	Aplicación	272

690.4. 	Materiales	272

690.5. 	Ejecución de las obras	273

690.6. 	Recepción	274

690.7. 	Control de calidad	274

690.8. Medición y abono	275

Artículo 690a. Impermeabilización de paramentos enterrados	276

690a.1. Definición	276

690a.2. Aplicación	276

690a.3. Materiales	276

690a.5.  Ejecución de las obras	277

690a.8. Medición y abono	278

Artículo 692b.- Apoyo de material elastómero	279

692.1. Aplicación	279

692.4. 	Materiales	279

692.5. Ejecución de las obras	280

692.6. Medición y abono	280

Artículo 694. Junta elastomérica de calzada	281

694.1. Definición	281

694.2. 	Aplicación	281

694.3. Materiales	281

694.4.  	Medición y abono	283

Artículo 694b. Reposición o sustitución de juntas de calzada de betún modificado.	284

694b.1. Definición	284

694b.2. Aplicación	284

694b.3. Materiales	284

694b.5. Ejecución de las obras	286

694b.6. Recepción	288

694b.7. Control De Calidad	288

694b.8. Tratamiento De No Conformidades	289

694b.9.  Medición y Abono	289

Artículo 695. Prueba de carga	290

695.1.  Definición y aplicación	290

695.2. 	Materiales	290

695.3. 	Ejecución de la prueba	290

695.4.	 Medición y abono	291

Artículo 696. Picado de superficies deterioradas del hormigón	292

696.1. 	Definición	292

696.2. 	Aplicación	292

696.3. 	Materiales	292

696.4. 	Ejecución de las obras	292

696.5	.	Recepción	294

696.7		Control de calidad	294

696.8. Tratamiento de no conformidades	294

696.9. Medición y abono	294

Artículo 697. Imposta metálica	295

697.1. 	Definición	295

697.2. 	Aplicación	295

697.3. 	Materiales	295

697.4. 	Ejecución de las obras	295

697.5. Medición y abono	295

Artículo 698. Aplicación manual de mortero para reparación estructural del hormigón	296

698.1. 	Definición	296

698.2. 	Aplicación	296

698.3. Materiales	296

698.4. 	Ejecución de las obras	297

698.5 Recepción	297

698.6. Control de calidad	297

698.7. Tratamiento de no conformidades	299

698.8. Medición y abono	299

Artículo 699. Sellado de juntas	300

699.1. Aplicación	300

699.2. Materiales	300

699.3. Colocación	301

699.4. Medición y Abono	302

Artículo 699b. Sellado de juntas con mezcla asfáltica	303

699b.1. Aplicación	303

699b.2. Materiales	303

699b.3. Ejecución de las obras	303

699.4. Medición y Abono	304

Parte 7.-  Señalización, balizamiento y sistemas de contención	305

Artículo 700. Marcas viales	307

700.1. Aplicación	307

700.3.  	Materiales	307

700.4. Especificaciones de la unidad terminada	310

700.5. 	Maquinaria de puesta en obra	310

700.6.   Ejecución de las obras	310

700.8. 	Control de calidad	311

700.11. Medición y abono	311

Artículo 700b. Eliminación de marcas viales.	313

700b.1. Aplicación	313

700b.2. Maquinaria	313

700b.3.	 Ejecución de las obras	313

700b.4. Medición y abono	314

Artículo 701. Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes	315

701.1. 	Definición. Aplicación	315

701.2. Tipos	316

701.3. Materiales	316

701.4. Especificaciones de la unidad terminada	319

701.5. Ejecución de las obras	319

701.6. Limitaciones de la ejecución	320

701.7. Control de Calidad	320

701.10. Medición y Abono	320

Artículo 702. Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalizacion horizontal	321

702.1. Definición y aplicación	321

702.2. Tipos	321

702.3. Materiales	321

702.4. Ejecución de las obras	321

702.5. Limitaciones de la ejecución	321

702.6. Control de calidad	322

702.7.  Condiciones de aceptación o rechazo	322

702.8. Periodo de garantía	323

702.9. Medición y abono	323

Artículo 703. Elementos de balizamiento retrorreflectantes	324

703.1. Definición y aplicación	324

703.2. Tipos	325

703.3. Materiales	325

703.4. Especificaciones de la unidad terminada.	326

703.5. Ejecución de las obras	327

703.6. Limitaciones de la ejecución	327

703.7. Control de calidad	327

703.8.  Condiciones de aceptación o rechazo	328

703.9. Periodo de garantía	328

703.10. Medición y abono	328

Artículo 704. Barreras de seguridad metálicas	329

704.1. Aplicación	329

704.2. Tipos	329

704.3. Materiales y componentes	330

704.4. Ejecución de las obras	330

704.5. Limitaciones en la ejecución	330

704.6. Control de calidad	330

704.7. Criterio de aceptación o rechazo	331

704.8. Periodo de garantía	331

704.9. Medición y abono	331

Artículo 704B. Barreras de seguridad metálicas de pasos de mediana	332

704b.1. Aplicación	332

704b.2. Tipos	332

704b.3. Materiales y componentes	332

704b.4. Ejecución de las obras	333

704b.5. Limitaciones en la ejecución	333

704b.6. Control de calidad	333

704b.7. Criterio de aceptación o rechazo	334

704b.8. Periodo de garantía	334

704b.9. Medición y abono	334

Artículo 706. Pretiles metálicos	335

706.1. 	Aplicación	335

706.2. Tipos	335

706.3. 	Materiales y componentes	336

706.4. 	Ejecución de las obras	336

706.5. Limitaciones en la ejecución	336

706.6. Control de calidad	336

706.7. Criterio de aceptación o rechazo	337

706.8. Periodo de garantía	337

706.9. Medición y abono	337

Artículo 707.- Barreras de hormigón	338

707.1. 	Aplicación	338

707.2. 	Tipos	339

707.3. 	Materiales	339

707.4. 	Ejecución de las obras	339

707.5. Limitaciones en la ejecución	339

707.6. Control de calidad	340

707.7. Criterio de aceptación o rechazo	340

707.8. Periodo de garantía	341

707.9. 	Medición y abono	341

Parte 8.-  Varios	343

Artículo 800. Transporte adicional	345

800.1. Definición	345

800.2. Ejecución del transporte	345

800.3. Medición y abono	345

Artículo 801.- Reposición de servicios de la DGT	346

801.1. 	Definición	346

801.2. Aplicación	346

801.3. 	Descripción de los trabajos	346

801.4. Materiales	346

801.5. 	Ejecución de las obras	347

801.6. 	Control de calidad	352

801.7. Medición y abono	352

Artículo 802.- Desmontaje y montaje de elementos de equipamiento de la Dirección General de Tráfico (D.G.T.)	353

802.1. 	Definición	353

802.2. 	Materiales	353

802.3. 	Ejecución	353

Artículo 803. Arquetas de la reposición de servicios	355

803.1. 	Definición	355

803.2. 	Forma y dimensiones	355

803.3. 	Materiales	355

803.4. 	Ejecución	355

Artículo 804. Alumbrado de la autovía A-66	356

804.1. 	Definición	356

804.2. 	Aplicación	356

804.3. 	Descripción de los trabajos	356

804.4.   Medición y abono	356

Artículo 805. Reposición de servicios de la red del alumbrado del Ayuntamiento de Siero	358

805.1. 	Definición	358

805.2. 	Aplicación	358

805.3. 	Descripción de los trabajos	358

805.4. Medición y abono	358

Artículo 806. Canalizaciones subterráneas de alumbrado	359

806.1. 	Definición	359

806.2.  	Normativa	359

806.3.  	Materiales	359

806.4.  	Ejecución	359

806.5.  Recepción	360

806.6. 	Tratamiento de no conformidades	360

806.7. Control de calidad	360

Artículo 807. Canalizaciones entubadas exteriores de alumbrado	361

807.1. 	Definición	361

807.2. Descripción de los trabajos	361

Artículo 808. Instalación eléctrica de alumbrado	362

808.1. 	Definición	362

808.2.	 Descripción de los trabajos	362

808.3. 	Normativa	362

808.4. 	Materiales	362

808.5. 	Ejecución de las obras	363

808.6. Recepción	364

808.7. Tratamiento de no conformidades	364

808.8. Control de calidad	365

Artículo 809. Báculos	366

809.1. 	Definición	366

809.2. 	  Materiales	366

809.3.   Ejecución de las obras	368

809.4.	 Recepción	368

809.5.	 Control de calidad	368

Artículo 810. Luminaria tipo LED	369

810.1. 	Definición	369

810.2. 	Materiales	369

810.3. 	Ejecución de las obras	369

810.4. 	Recepción	369

810.5.	 Control de calidad	370

Artículo 811. Reposición de servicios de la red de abastecimiento	371

811.1. 	Definición	371

811.2. Aplicación	371

811.3. Descripción de los trabajos	371

811.4. 	Materiales	371

811.5. Ejecución de las obras	375

811.6. 	Recepción	375

811.7. Control de calidad	375

811.8.	 Medición y abono	376

Artículo 812. Reposición de servicios de la red de telecomunicaciones	377

812.1. 	Definición	377

812.2. 	Aplicación	377

812.3. Descripción de los trabajos	377

812.4. 	Materiales	377

812.5. 	Ejecución de las obras	378

812.6. 	Recepción	380

812.7. 	Control de calidad	380

812.8.	 Medición y abono	380

Artículo 813. Reposición de servicios de la red aérea de baja tensión	381

813.1.	 Definición	381

813.2. 	Aplicación	381

813.3. 	Descripción de los trabajos	381

813.4.	 Materiales y ejecución de las obras	381

813.5.	 Medición y abono	381

Artículo 828. Plan de vigilancia ambiental	382

828.1.	 Definición	382

828.2. Exigencia legal	382

828.3. Objetivos del Plan	382

828.4. Responsabilidad del seguimiento	383

828.5. Estructura y funcionamiento del PVA	384

828.6.  Control de las actividades en la fase de ejecución y fase de funcionamiento	384

828.7. Control operacional	385

828.8. Programa de puntos de inspección para la vigilancia ambiental	386

828.9. Medición y abono	394

Artículo 829. Informe de auditoria de seguridad viaria	395

829.1.	 Definición	395

829.2.	 Condiciones generales	395

829.3.	 Medición y abono	395

Artículo 830. Desvíos provisionales	396

830.1.	 Definición y aplicación	396

830.2.	 Materiales	396

830.3.	 Ejecución de las obras	397

830.4.	 Recepción	397

830.5. 	Control de calidad	397

830.6. 	Medición y abono	397

Artículo 832. Colocacion de barrera de paso de mediana	399

832.1.	 Definición y aplicación	399

832.2.	 Materiales	399

832.3.	 Ejecución de las obras	399

832.4.	 Recepción	399

832.5. 	Control de calidad	399

832.6. 	Medición y abono	399

Parte 9.-  Gestión de residuos y medioambiente	401

Artículo 950a. Clasificación y recogida selectiva	403

950a.1. Definición	403

950a.2. Ejecución de las obras	403

950a.3. Medición y abono	403

Artículo 950b. Gestión de residuos no peligrosos – Excepto pétreos	404

950b.1. Definición	404

950b.2. Ejecución de las obras	404

950b.3. Medición y abono	404

Artículo 950c. Gestión de residuos no peligrosos – pétreos	405

950c.1. Definición	405

950c.2. Ejecución de las obras	405

950c.3. Medición y abono	405

Artículo 950d. Canon de gestión de residuos no peligrosos – Excepto pétreos	406

950d.1. Definición	406

950d.2. Ejecución de las obras	406

950d.3. Medición y abono	406

Artículo 950e. Canon de gestión de residuos no peligrosos - pétreos	407

950e.1. Definición	407

950e.2. Ejecución de las obras	407

950e.3. Medición y abono	407

Artículo 950f. Canon de gestión de residuos peligrosos	408

950f.1. Definición	408

950f.2. Ejecución de las obras	408

950f.3. Medición y abono	408

Artículo 951a. Gestion de residuos vegetales	409

951a.1. Definición	409

951a.2. Ejecución de las obras	409

951a.3. Medición y abono	409

Artículo 951b. Canon de vertido de excedentes de excavación	410

951b.1. Definición	410

951b.2. Ejecución de las obras	410

951b.3. Medición y abono	410

Artículo 951c. Canon de entrega a planta	410

951c.1. Definición y aplicación	410

951c.2. Ejecución de las obras	410

951c.3. Medición y abono	410

Artículo 952. Jalonamiento	411

952.1. Definición y aplicación	411

952.2. Recepción de las obras	411

952.3. Control de calidad	411

952.4. Medición y abono	411

Artículo 953. Protección de taludes	412

953.1. Definición y aplicación	412

953.2. Descripción de materiales	412

953.3. Recepción de las obras	412

953.4. Control de calidad	412

953.5. Medición y abono	412

Artículo 954. Bancadas secas	413

954.1. Aplicación	413

954.2. Materiales	413

954.3. Recepción de las obras	413

954.4. Control de calidad	413

954.5. Medición y abono	413

Artículo 955. Hidrosiembra	414

955.1. Aplicación	414

955.2. Materiales	414

955.3. Recepción de las obras	416

955.4. Control de calidad	416

955.5. Medición y abono	416

Artículo 956. Trabajos arqueológicos	417

956.1. Definición y aplicación	417

956.2. Ejecución de las obras	417

956.3. Medición y abono	417

Artículo 957. Medidas correctoras de condiciones de la fauna	418

957.1. Definición y aplicación	418

957.2. Materiales	418

957.3. Ejecución de los trabajos	418

957.4. Medición y abono	419

Artículo 959. Malla metálica	420

959.1. Definición y aplicación	420

959.2. Materiales	420

959.3. Ejecución de las obras	420

959.5. Medición y abono	421

Artículo 960. Acopio y mantenimiento de tierra vegetal	422

960.1. Definición y aplicación	422

960.2. Materiales	422

960.3. Ejecución de las obras	422

960.5. Medición y abono	422

Artículo 961. Tratamiento con herbicida	423

961.1. Definición y aplicación	423

961.2. Materiales	423

961.3. Ejecución de las obras	423

959.3. Recepción	423

959.5. Medición y abono	424

Artículo 990. Prescripciones generales para la protección del entorno durante las obras   	425

990.1. 	Prevención de daños y restauración en zonas contiguas a la obra y en otras de ocupación temporal	425

990.2.	 Cuidado de la cubierta vegetal existente	425

990.3.	 Acabado superficial de las áreas remodeladas	426

990.4. 	Protección del entorno paisajístico durante las obras	426

990.5. 	Protección del agua, cauces y riberas de los cursos de agua atravesados por la traza o próximos a ésta	426

990.6. 	Tratamiento y gestión de residuos	428

990.7. Directrices para la maquinaria a utilizar y de prevención de la contaminación atmosférica	429

990.8.-	 Medición y abono	430

# 3.1.- Pliego de condiciones administrativas

- 3.1.1.- Generalidades

La ejecución de las obras definidas en el presente proyecto se regirá administrativamente por el Pliego de Condiciones del Concurso de Licitación de la contratación de estas.

Asimismo se regirá por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

También se regirá, en lo que sea de aplicación, por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes (PG-3).

# 3.2.- Pliego de prescripciones técnicas

# 3.2.1.- Pliego de prescripciones técnicas generales

3.2.1.1. Normativa de aplicación

Será de aplicación, en su caso, como supletoria y complementaria de las contenidas en este Pliego toda la normativa vigente que proceda, en cuanto no modifiquen ni se opongan a lo que en él se especifica.

Toda la normativa obligará tanto en su redacción original como en las modificaciones posteriores, declaradas de aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante el plazo de ejecución de las obras de este Proyecto.

Serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, se indican a continuación:

GENERALES

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento  General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro, de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

- Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público y se habilita al titular del Ministerio de Economía y Hacienda para modificar sus anexos.

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de octubre de 2001). El RD 817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y los anexos VII, VIII y IX y modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 2002.

- Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de febrero de 1971).

- Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras.

CARRETERAS Y URBANISMO

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE del 30/9/2015).

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE del 10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 de abril de 1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero de 2001). La Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento desarrolla algunos de sus artículos.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras (PG-3). Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. La Orden FOM/2523/2014 actualiza artículos de materiales básicos, firmes, pavimentos, señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE del 3 de enero de 2015, corrección de erratas BOE 1 de marzo de 2017). La Orden FOM/1382/2002 actualiza artículos de explanaciones, drenajes y cimentaciones (BOE del 11 de junio de 2002; corrección de erratas BOE 26 de noviembre de 2002). La Orden FOM/475/2002 actualiza artículos de hormigones y aceros (BOE del 6 de marzo de 2002).

- Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

- Orden FOM/2873/2007, de 24 de septiembre, sobre procedimientos complementarios para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en las carreteras del Estado.

- Orden, de 16 de diciembre de 1997, del Ministerio de Fomento, por la que se aprueban los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios (BOE del 24 de enero de 1998). Modificada por Orden Ministerial de 13 de septiembre de 2001 del Ministro de Fomento (BOE del 26 de septiembre de 2001), por  Orden FOM/392/2006, de 14 de febrero, (BOE 18 de febrero de 2006) y por Orden FOM/1740/2006, de 24 de mayo (BOE 6 de junio de 2006).

- Nota de Servicio 5/2017, de 4 de octubre de 2017, rectificaciones de la Nota de Servicio 3/2016 “Instrucciones para la elaboración de informes preceptivos y vinculantes a instrumentos de planeamiento urbanístico u ordenación territorial que afecten a las carreteras del Estado".

- Nota de Servicio 3/2016, de 29 de septiembre de 2016, sobre instrucciones para la elaboración de informes preceptivos y vinculantes a instrumentos de planeamiento urbanístico u ordenación territorial que afecten a las carreteras del Estado.

- Nota de Servicio 6/2014, de 5 de noviembre de 2014, sobre tramitación de informes a documentos de planeamiento urbanístico.

MEDIO AMBIENTE

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de diciembre de 2013).

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008).

- Manual para la Redacción de los Informes de los Programas de Vigilancia y Seguimiento Ambiental en Carreteras.- Ministerio de Fomento - DGC - mayo 1999.

SEGURIDAD Y SALUD

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE de 19 de octubre de 2006).

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto de 2007). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009).

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo).

- Orden Circular 12/2003, de 15 de septiembre de 2003, sobre medidas de prevención extraordinaria en obras con afección a líneas ferroviarias.

- Resolución, de 5 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, sobre delegación de competencias de atribuciones en materia de seguridad y salud en las obras de carreteras en los Jefes de Demarcación de Carreteras del Estado (BOE del 25 marzo de 1999).

- Nota de Servicio, de 4 de mayo de 2007, sobre la aplicación de la nueva Ley de Subcontratación.

- Nota de Servicio 7/2001, de 27 de abril de 2001, sobre diligencia del libro de incidencias para control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en las Obras de la Dirección General de Carreteras.

- Recomendaciones para la elaboración de los Estudios de Seguridad y Salud en las obras de carretera. Dirección General de Carreteras, 2002

PROYECTOS

- Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento (BOE del 23 de diciembre de 2010).

- Orden  Circular 37/2016, de  29  de  enero,  Base  de  precios  de  referencia de  la Dirección General de Carreteras

- Orden Circular 7/2001, de 1 de octubre, sobre instrucciones sobre los aspectos a examinar por las oficinas de supervisión de proyectos de la Dirección General de Carreteras, modificada el 11 de abril de 2002.

- Nota de Servicio 5/2014, de 11 de julio de 2014. Prescripciones y recomendaciones técnicas para la realización de los estudios de tráfico de los estudios informativos, anteproyectos y proyectos de carreteras.

- Nota de Servicio 8/2014 de 3 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la redacción de los proyectos de trazado de carreteras.

- Nota de Servicio 9/2014 de 4 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la redacción de los proyectos de construcción de carreteras.

- Nota de Servicio 3/2012, de 27 de noviembre de 2012, Recomendaciones sobre la campaña geotécnica en los proyectos de la Dirección General de Carreteras.

- Nota de Servicio 5/2012, de 27 de diciembre de 2012, Recomendaciones para la redacción del apartado "Barreras de Seguridad" del Anejo "Señalización, Balizamiento y Defensas" de los Proyectos de la Dirección General de Carreteras.

- Nota de Servicio 4/2011, de 10 de octubre de 2011, sobre Organización y Presentación de la Documentación Digital de los Estudios Informativos, Anteproyectos y Proyectos Gestionados por la Subdirección General de Estudios y Proyectos.

- Nota de Servicio 1/2010, de 26 de marzo de 2010, sobre presentación y edición de proyectos tramitados por la Subdirección General de Proyectos de la Dirección General de Carreteras.

- Nota de Servicio 2/2010, de 29 de marzo de 2010, de la Subdirección de Proyectos sobre la cartografía a incluir en los proyectos de la Dirección General de Carreteras.

- Nota de Servicio 4/2010, de 7 de julio, sobre el estudio de las expropiaciones en los proyectos de trazado de la Dirección General de Carreteras.

- Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto. Dirección General de Carreteras 1992.

TRAZADO

- Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero de 2016, por la que se aprueba la Norma 3.1- IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras (BOE del 4 de marzo de 2016).

- Orden Circular 32/12, de 14 de diciembre, sobre guía de nudos viarios.

DRENAJE

- Orden FOM298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre drenaje superficial (BOE del 10 marzo de 2016).

- Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. En la práctica sustituye a la Norma 5.1-IC.

- Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de Carreteras, 1999. Contiene programa informático y mapa a escala 1:800.000.

- Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales, Dirección General de Carreteras, mayo de 1987.

ESTRUCTURAS

- Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales. Dirección General de Carreteras, mayo de 2000.

- Norma de construcción sismorresistente: puentes (NCSP-07), aprobada por Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo (BOE del 2 de junio de 2007).

- Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02), aprobada por Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre (BOE del 11 de octubre de 2002).

- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11) aprobada por Orden, del Ministerio de Fomento, de 29 de septiembre de 2011 (BOE de 21 de octubre de 2011).

- Orden Circular 11/2002, de 27 de noviembre, sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de puentes con elementos prefabricados de hormigón estructural.

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08

FIRMES Y PAVIMENTOS

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003).

- Nota de Servicio 5/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre explanaciones y capas de firme tratadas con cemento.

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004).

- Orden Circular 40/2017, de 27 de octubre de 2017, sobre reciclado de firmes y pavimentos bituminosos.

- Orden Circular 21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra.

- Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU).

EQUIPAMIENTO VIAL

- Real Decreto 334/1982, de 12 de febrero, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de interés general en el ámbito de las Comunidades Autónomas con otra lengua oficial distinta del castellano (BOE del 27 de febrero de 1982).

- Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014).

- Orden Circular 38/2016 sobre la aplicación de la disposición transitoria única de la Orden FOM/534/2015, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1 IC Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.

- Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba el Manual de Señalización Variable (BOE del 13 de junio de 2009). Corrección de errores BOE del 23 de junio de 2009.

- Nota de Servicio 4/2014, sobre la web de consulta y la actualización del inventario de señalización vertical de las carreteras de la Red del Estado.

- Nota de Servicio 1/2008. Señalización del Camino de Santiago.

- Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección General de Carreteras, marzo de 1992.

- Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Dirección General de Carreteras, junio de 1992.

- Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, (BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987).

- Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. Dirección General de Carreteras, diciembre 2012.

- Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de septiembre de 1987).

- Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de carteles de obras.

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997. Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras.

- Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero, sobre hitos de arista. Anulada parcialmente (criterios técnicos) por la Orden FOM 2543/2014 que aprueba el artículo 703 del PG-3.

- Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.

- Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado (BOE del 29 de octubre de 2008).

ILUMINACIÓN

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (BOE del 19 de noviembre de 2008).

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el cual se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Orden Circular 36/2015, de 24 de febrero, sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles. Tomos I y II.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

PLANTACIONES

- Manual  de  plantaciones  en  el  entorno  de  la  carretera,  Dirección  General  de Carreteras, 1992.

- Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras, Dirección General de Carreteras, 1990.

RUIDO

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE del 18 de noviembre de 2003).

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE del 23 de octubre de 2007).

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental (BOE del 17 de diciembre de 2005).

- Reducción del ruido en el entorno de las carreteras. Dirección General de Carreteras, 1995.

CALIDAD

- Nota de Servicio, de 20 de diciembre de 2003, sobre emisión de certificado de buena ejecución de obras.

- Nota interior de 24 de febrero de 2004, sobre obligatoriedad del cumplimiento de la normativa europea en productos de construcción.

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16) (BOE de 25 de junio de 2016).

- Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento (BOE de 7 de junio de 2006).

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Corrección de errores BOE del 24 de diciembre de 2008.

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de Acero Estructural (EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). Corrección de errores BOE del 23 de junio de 2012.

- Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 23 de noviembre de 2013).

GESTIÓN DE RESIDUOS

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Modificada por el Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, por la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, la Ley 5/2013, de 11 de junio, por el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo y por Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

- Plan estratégico de residuos del Principado de Asturias 2014-2024.

# 3.2.2.- Pliego de prescripciones técnicas particulares

# Parte 1.- .- Introducción y Generalidades

Artículo 100. Definición y ámbito de aplicación

100.1. 	Definición

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes  PG-3/75 (aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976) y sus modificaciones posteriores, en el resto de la  normativa vigente que sea de aplicación y lo definido en los  otros documentos del proyecto, definen todas las especificaciones técnicas de las obras que integran el Proyecto.

El conjunto de todas las especificaciones establece además de la descripción general y localizada de las obras, la procedencia y condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra.

En caso de discrepancia entre las especificaciones de aplicación prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en primer lugar, y en el resto de situaciones lo que establezca el Director de Obra.

100.2. 	Ámbito de aplicación

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la construcción, dirección, control e inspección de las obras definidas en el proyecto denominado “TITULO DEL PROYECTO”.

100.3. 	Contenido

El contenido del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ordena siguiendo el articulado del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales Obras de Carreteras y Puentes PG-3/75, de acuerdo con la numeración y denominación de los artículos allí desarrollados, cuando los mismos hayan sido empleados en este Proyecto.

En estos artículos, se omite la repetición de las prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3) que resulten de aplicación a la unidad de obra en cuestión. Únicamente se indican aquellas prescripciones particulares no incluidas en el PG-3. Por ello la numeración de los distintos epígrafes de un mismo artículo no es consecutiva, entendiéndose que aquellos epígrafes omitidos son transcripción literal de las prescripciones generales del PG-3. A su vez, dentro de un determinado epígrafe, las prescripciones establecidas se entienden como adicionales o sustitutivas de las generales del epígrafe correspondiente del PG-3, que resultan asimismo de aplicación.

Los nuevos artículos creados se han integrado en la estructura correspondiente de partes y capítulos creando artículos con numeración diferenciada de la del PG-3.

Los artículos no citados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se regirán totalmente según lo prescrito en el PG-3, cuando sean de aplicación.

Artículo 101. Disposiciones generales

101.1. 	Generalidades

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales tiene por objeto definir los aspectos generales que son de aplicación a la ejecución de las obras definidas en el presente proyecto: “TITULO DEL PROYECTO.”

101.2.    Representantes

- 101.2.1. Director de las obras

La Administración designará al Director de Obra, que será el responsable de la inspección y vigilancia del contrato y asumirá la representación de dicha administración ante el contratista, y se apoyará en la asistencia técnica, ayudantes y vigilantes contratados por la administración que desarrollan su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la Dirección de obra.

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección de obra para el normal cumplimiento de las funciones a ésta encomendadas.

101.3. 	 Delegado o representante del Contratista

El Contratista tendrá como representante a pie de obra un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, ejerciendo como Delegado y Jefe de Obra del Contratista ante la Dirección de Obra, realizando las funciones de organizar y ejecutar la obra, tal y como se establece en el Pliego de condiciones administrativas generales.

Antes de iniciarse las obras el Contratista propondrá a la Dirección de Obra la persona que ha de representarle en obra, siendo potestativo de esta Dirección su aceptación o rechazo.

El Contratista deberá nombrar un responsable en exclusiva de la señalización y seguridad de la obra.

La Dirección podrá exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras la sustitución del representante del Contratista y la de cualquier otro participante en la ejecución de los trabajos, por motivo fundado de mala conducta, incompetencia o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, así como por cualquier razón que haga inconveniente su presencia en obra para la buena marcha de los trabajos o de las relaciones entre el Contratista y la Administración o sus representantes.

La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista, así como la designación de nuevo personal, no dará derecho al Contratista a exigir ninguna indemnización de la Administración por los perjuicios que pudieran derivarse del uso de esta facultad de recusación.

El Contratista deberá reemplazar en el plazo de quince (15) días a las personas recusadas por sustitutos competentes previamente aceptados por la Dirección.

101.4.	 Órdenes al Contratista

El Jefe de Obra será el interlocutor del Ingeniero Director de las Obras, con obligación de recibir todas las comunicaciones, verbales y/o escritas que dé el Director, directamente o a través de otras personas que integran la Dirección de obra, debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia.

Todo ello sin perjuicio de que el Ingeniero Director, o el resto del personal adjunto a la Dirección, puedan comunicar directamente con el resto del personal de obra que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra.

El Jefe de Obra es responsable de que se transmitan dichas comunicaciones fielmente a las personas que deban ejecutarlas y de que se lleven a cabo.

Asimismo, es responsable de que todas las comunicaciones escritas del Ingeniero Director estén custodiadas, ordenadas y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento; se incluye en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc.

El Jefe de Obra deberá acompañar al Ingeniero Director de la Obra en todas sus visitas de inspección a las obras, cuando así le sea requerido, y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del mismo, incluso en presencia suya, por ejemplo, para aclarar dudas, si así lo requiere el Ingeniero Director.

El Jefe de Obra tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de la obra e informar al Ingeniero Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento previo cuando las circunstancias así lo hagan necesario o conveniente. Lo expresado es de aplicación también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por el Ingeniero Director.

Se entiende que la comunicación entre la Dirección de Obra y el Contratista se canaliza entre el Ingeniero Director de la Obra y el Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y eficacia, especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los respectivos personales, pero será en nombre de aquéllos y teniéndolos informados puntualmente, siempre sobre la base de la buena voluntad y el sentido común y en la forma y materias que aquéllos establezcan, de manera que si surgiera algún problema de interpretación o una decisión de mayor importancia, no tendrá validez sin la ratificación por el Ingeniero Director.

Se abrirá el “Libro de Órdenes” por el Ingeniero Director y permanecerá custodiado en obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El Jefe de Obra deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director. Se cumplirá, respecto al “Libro de Órdenes”, lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Administrativas Generales.

101.5. 	 Libro de Incidencias

Se hará constar en el libro de incidencias todos los extremos que considere oportunos el Ingeniero Director de las obras y, entre otros, con carácter diario, los siguientes:

- Las condiciones atmosféricas y la temperatura ambiente máxima y mínima.

- Relación de los trabajos efectuados.

- Cualquier circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de la obra.

Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren en partes diarios, que se custodiarán ordenados como Anejos al libro de incidencias.

101.6. 	 Subcontratos

Se dará conocimiento por escrito a la Dirección de Obra de los subcontratos a celebrar, con indicación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista, cumpliéndose todos los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 215. Subcontratación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Artículo 102.- Descripción de las Obras

102.1. 	Descripción General

Las obras proyectadas a las que se aplica el presente Pliego de Condiciones son las contenidas en el proyecto denominado “TITULO DEL PROYECTO”.

En líneas generales, la ejecución de las obras comprende las siguientes actuaciones:

102.2.	 Planos

Se entiende por Planos los del contrato y los planos que oficialmente entregue la Dirección al Contratista para la ejecución de la obra, incluso las modificaciones de los mismos, así como los dibujos, croquis e instrucciones complementarias que para mejor definición de las obras a realizar entregue la Dirección de Obra al Contratista, debidamente fechadas y firmadas.

También se considerarán Planos de contrato aquellos que el Contratista proponga y que la Dirección apruebe expresamente.

Las obras se construirán con estricta sujeción a los Planos y Pliego de condiciones, sin que el Contratista pueda introducir ninguna modificación que no haya sido previamente aprobada por la Dirección.

No tendrán carácter ejecutivo ni contractual los planos de información que aparezcan en la documentación del proyecto y que no tengan la calificación de planos del contrato, y asimismo cuantos dibujos o informes técnicos que hayan sido facilitados al Contratista adjudicatario, para una mejor comprensión de la obra a realizar, con un carácter puramente informativo.

A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión.

Dichos planos de detalle deberán estar suscritos por la Dirección, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes.

102.3.	Contradicciones, omisiones o errores

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas establece la definición de las obras e instalaciones en cuanto a su naturaleza y características físicas.

Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen funcional, esquemática y geométricamente las obras e instalaciones.

Contradicciones entre documentos del Proyecto

En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos del Proyecto, la interpretación corresponderá al Director de Obra, estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en contrario, prevalece lo establecido en el Pliego de Prescripciones.

En caso de darse contradicción entre Memoria y Planos, prevalecerán éstos sobre aquella.

Entre Memoria y Presupuesto, prevalecerá éste sobre aquella.

En caso de contradicción entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los Cuadros de Precios, prevalecerá aquel sobre estos.

Dentro del Presupuesto, caso de haber contradicción entre Cuadro de Precios y Presupuesto, prevalecerá aquel sobre éste. En el Cuadro de Precios prevalecerá lo expresado en letra sobre lo escrito en cifras.

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese desarrollado en ambos documentos siempre que, a juicio de la Dirección de Obra, la unidad de obra correspondiente quede suficientemente definida y tenga precio contractual. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en este último.

Contradicciones entre el proyecto y la legislación administrativa general.

En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y Reales Decretos).

Contradicciones entre el proyecto y la normativa técnica.

Como criterio general prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el Pliego se haga remisión expresa de que es de aplicación preferente un artículo preciso de una Norma concreta, en cuyo caso prevalecerá sobre lo establecido en dicho artículo.

Contradicciones, omisiones y modificaciones del proyecto

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de Obra cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.

Como consecuencia de la información recibida del Contratista adjudicatario, o por propia iniciativa a la vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación vigente sobre la materia.

En caso de duda, la interpretación del proyecto corresponde al Director. Si el Director de obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las limitaciones técnicas que definen una Unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que a su juicio aporten mayor calidad.

Aquellos materiales que sean necesarios para la correcta ejecución de determinadas unidades de obra y que no estén incluidos en la definición de éstas deberán ser normalizados, contemplando las normativas existentes en la medida de lo posible (EN-1504, Normas UNE, ISO, etc.).

102.4.	 Documentos que se entregan al Contratista

- 102.4.1. Documentos contractuales

Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos contractuales, salvo en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, son los siguientes:

- Planos

- Pliego de Condiciones

- Cuadros de Precios

- Presupuestos

- 102.4.2. Documentos informativos

Los documentos no indicados en el apartado anterior tendrán únicamente carácter informativo, y en ningún caso podrá utilizarse la información contenida en ellos para modificar lo incluido en los documentos contractuales

Artículo 103. Iniciación de las obras

103.1. 	Inspección de las obras

La inspección de las obras corresponde a la Administración (Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias), a través del Director de Obra y de las personas designadas por éste.

103.3.	 Programa de trabajos

En un plazo no superior a treinta (30) días desde la fecha de adjudicación definitiva, el Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos que incluirá los siguientes documentos:

- Gráfico de barras (diagrama de Gantt), con expresión de las valoraciones de obra mensuales y al origen previstas.

- Desarrollo del programa por el método PERT, C.P.M. o análogo.

- Descripción detallada de la forma en que se ejecutarán las diversas partes de la obra.

- Equipos de maquinaria que serán empleados, su situación en el momento de redactar el Programa y justificación de los rendimientos de obra en función de la capacidad efectiva de las máquinas.

- Organización y función del personal superior, medio y operario que se destina a la ejecución de la obra, su situación actual y fecha de incorporación a la obra.

- Procedencia y ensayos preliminares de los materiales a emplear, ritmo de suministro y situación de los acopios.

- Planos de ubicación de las instalaciones incluidas las obras auxiliares, accesos, oficinas, talleres, alojamientos, almacenes, explanadas de acopios y demás obras y medios auxiliares para la ejecución de la obra contratada, necesarios para asegurar el cumplimiento del programa de trabajos.

Este programa de trabajo deberá ser presentado, antes de la iniciación de los trabajos, a la aprobación de la Dirección de Obra, que podrá realizar las observaciones y correcciones que estime pertinentes en orden a conseguir un adecuado desarrollo de los trabajos.

Una vez aprobado el programa de trabajo, se considerará, a todos los efectos, como documento básico y contractual.

El programa de trabajo deberá mantenerse en todo momento actualizado, debiéndose comprobar el cumplimiento del mismo o, en caso contrario, analizar las causas de la desviación con la Dirección de Obra y proponer las posibles soluciones.

103.4.	 Orden de iniciación de las obras

La Dirección dará la orden de inicio de los trabajos cuando estime conveniente, teniendo en cuenta la situación de los trabajos de replanteo y la elaboración del Programa de Trabajos.

Artículo 104. Desarrollo de las obras

104.1. 	Replanteo

Será responsabilidad del Contratista y correrá así mismo por su cuenta la realización de todos los replanteos previos necesarios para la ejecución de las obras proyectadas. Dichos replanteos deberán ser aprobados por el Ingeniero Director de las Obras, el cual suministrará al Contratista toda la información de que disponga para la realización de los mismos.

La Dirección de Obra podrá realizar, en cualquier momento, las comprobaciones de los replanteos que estime conveniente, para lo cual el Contratista prestará a su cargo la asistencia y ayuda que requiera aquélla y cuidará de que en la ejecución de las obras no interfieran tales comprobaciones, sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna.

No obstante dichas comprobaciones, la responsabilidad del replanteo es del Contratista y los perjuicios que ocasionen los errores de replanteo deberán ser subsanados por cuenta y riesgo de aquél.

104.2. 	Equipos de maquinaria

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a disponer en obra de todas las máquinas, útiles y demás medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras en las condiciones de calidad, capacidad y cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del contrato.

De la maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al Programa de Trabajos se haya comprometido a tener en obra, no podrá el Contratista disponer para otros trabajos ni retirarla de la zona de obras, salvo autorización expresa de la Dirección.

El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato, se viese precisado a aumentar la importancia del equipo de maquinaria y medios auxiliares, en calidad o en cantidad, o a modificarlos respecto de sus previsiones iniciales de la oferta.

De cada nueva aportación de maquinaria se formalizará una relación análoga a la que forma parte del contrato, y se unirá como anexo a éste.

104.3.   Ensayos

- 104.3.1. Aseguramiento de la calidad de las obras por parte del Contratista

El Contratista está obligado a realizar su Plan de Aseguramiento de la Calidad de las Obras y para su redacción se basará en la normativa de aplicación.

Establecerá en la obra un conjunto de acciones, planificadas, sistemáticas y formalizadas que le capaciten para:

- Desarrollar unos métodos de ejecución que le permitan integrar la calidad en el sistema de ejecución de la obra.

- Establecer los métodos de verificación, que permitan a la empresa demostrar que puede obtener la calidad.

Se entiende que no se comunicará a la Administración representada por el Ingeniero Director de la obra o a persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada a juicio del Contratista para su comprobación por el Director de obra, hasta que el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos con objeto de cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio de que la Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc, como humanos con facultativos y auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos. Se llamará a esta operación "aseguramiento de la calidad". Los ensayos serán enteramente a cargo del Contratista.

Después de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones que en un tramo que una unidad de obra está terminada y cumple las especificaciones, lo comunicará a la Dirección de Obra para que ésta pueda proceder a sus mediciones y ensayos de contraste, para lo que prestará las máximas facilidades.

- 104.3.2. Control de la Dirección

Con independencia de lo anterior, la Dirección de Obra ejecutará las comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos “de contraste", a diferencia del aseguramiento de la calidad. El Ingeniero Director podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles los procedimientos de ejecución para la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc.

El Contratista está obligado al abono de los gastos que se originen por control de calidad a realizar por la Dirección de Obra, hasta el importe equivalente al uno (1) por ciento, del Presupuesto de ejecución Material del Proyecto, sin tener en cuenta la baja de adjudicación, salvo que en el Contrato se disponga otra cosa.

Estos gastos corresponden al abono, por parte del Contratista, de los ensayos de contraste a realizar por la Dirección de Obra y, en ningún caso, incluyen los ensayos de aseguramiento de la calidad propios del autocontrol del Contratista, que corren íntegramente por su cuenta.

- 104.3.3. Número de ensayos

El número de ensayos, clase y frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra terminadas, será fijado en el presente el pliego. El Ingeniero Director podrá modificar la realización y número de los mismos teniendo en cuenta lo establecido en la normativa técnica vigente y en las circunstancias de obra.

De forma general, la posesión de la marca de calidad que acredita la conformidad de un determinado producto con la normativa UNE de aplicación, exime de la necesidad de realizar los controles de recepción previstos en este Pliego. Bastará con que cada suministro de este determinado producto se acompañe del certificado acreditativo de la posesión de la marca de calidad, siempre y cuando el Director de Obra no exija la realización de los mismos.

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Unión Europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fuera distinto de lo indicado en el presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma.

Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas.

Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentase una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro Laboratorio de pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Unión Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos.

104.4.   Materiales

Los materiales deberán cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, PG-3/75 y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, así como toda la normativa e instrucciones técnicas vigentes de aplicación, siempre y cuando no sean contrarios a lo prescrito en este Pliego.

Los datos que figuran en el presente Proyecto sobre posibilidad de empleo de materiales en las distintas unidades de obra, no tienen carácter contractual. Por tanto el Contratista no está obligado a utilizar materiales de dichas procedencias y su utilización no libera al Contratista, en ningún caso, de la obligación de que los materiales empleados cumplan las condiciones exigidas, condiciones que habrán de comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes.

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre en los lugares de procedencia indicados, materiales adecuados o seleccionados en cantidad suficiente para las obras en el momento de su ejecución.

Por tanto, todos los materiales procederán de los lugares elegidos por el Contratista, que podrán ser los propuestos en este proyecto u otros diferentes, siempre que los materiales sean de calidad igual o superior a los exigidos en este Pliego.

Los lugares propuestos por el Contratista han de ser necesariamente autorizados por el Ingeniero Director y demás organismos medioambientales afectados.

Los productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas.

El transporte no será objeto, en general, de medición y abono independiente (salvo que así se especificara en las condiciones de medición y abono de las distintas unidades de obra) pues se considera incluido en los precios de todos los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia de los materiales y la distancia de transporte.

104.5.	 Acopios

Los lugares de acopio de materiales dentro del ámbito de la obra habrán de ser previamente autorizados por la Dirección.

Para ello el Contratista propondrá el plan de acopios con suficiente antelación a la Dirección de Obra, indicando los accesos y todas las obras o medidas que se compromete a llevar a cabo para garantizar la preservación de la calidad de los materiales, el mantenimiento de los servicios y desagües y la no-interferencia con la propia obra, así como evitar posibles daños a terceros.

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia.

Una vez utilizados los acopios o retirado los almacenes, las superficies deberán restituirse a su estado natural.

104.6.   Trabajos nocturnos

Debido a la necesidad de trabajar manteniendo el tráfico actual en la autovía, debe preverse ciertos trabajos deban desarrollarse en horario nocturno.

El Contratista deberá planificar los trabajos asegurando la menor interferencia posible al tráfico en la autovía y siempre atendiendo a las instrucciones de las autoridades competentes en materia de tráfico y a las del Director de Obra.

Para dichos trabajos nocturnos el contratista deberá instalar equipos de iluminación, atendiendo a las necesidades de los trabajos a realizar y a las indicaciones del Director de las obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos.

El Contratista no podrá reclamar incremento de precio alguno por trabajos nocturnos sobre los precios de las unidades de obra del Cuadro de Precios nº 1, con independencia del horario en que se realicen los trabajos.

104.7.	 Trabajos defectuosos

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos contractuales del Proyecto sin la debida autorización deberán ser derruidos si la Dirección lo exigiese, y en ningún caso serán abonables. El Contratista será además responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la Administración.

Si por excepción se hubiese ejecutado alguna obra o parte de ella que no se ajuste exactamente a las condiciones fijadas en el contrato, y aunque defectuosa pudiese ser tolerable a juicio de la Dirección, esta podrá aceptarla con la rebaja de precio que considere justa, pudiendo el Contratista, en este caso, optar por admitir esta rebaja a no ser que prefiera demoler la obra a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del contrato.

104.8.    Construcción y conservación de desvíos

Los desvíos deberán cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, PG-3/75 y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, así como toda la normativa vigente de aplicación, siempre y cuando no sean contrarios a lo prescrito en este Pliego.

Los desvíos y acceso a las obras se construirán de acuerdo con lo fijado en los Planos o, en su defecto, con lo que señale el Director de la Obra. Su abono se realizará según las unidades definidas y construidas. No obstante, y tal como se indica en el artículo 101 precedente, el Contratista atenderá las solicitudes del organismo de la Administración competente en materia de vialidad, sin que tenga derecho a reclamación económica alguna por tales conceptos.

Todos los desvíos previstos en el proyecto se realizarán mediante cortes de carril, que se dispondrán y levantarán una vez concluida las horas autorizadas para la ventana de corte, o bien mediante desvíos permanentes de la fase de obra correspondiente.

Los desvíos del tipo de corte de carril previstos en proyecto se consideran suficientes para la realización de las actuaciones proyectadas que así lo requieran (colocación de carteles, ejecución de nuevas estructuras de sustentación y disposición de defensas). Los desvíos realizados serán de abono al Contratista, si bien únicamente hasta el número previsto en el Presupuesto o los que resulte necesario incrementar por causas estrictamente inherentes a la ejecución de los trabajos, de forma que cualquier incremento de las unidades de corte necesarias por causas imputables a decisiones del Contratista, inadecuada planificación, o cualesquiera otros imprevistos como condiciones climatológicas, circunstancias del tráfico, etc. no podrá ser reclamado su abono por parte del Contratista.

El proceso seguido para la obtener la autorización para realizar los desvíos de la autoridad competente es:

- En el caso de la demarcación de Carreteras, se preparará una planta y un escrito con la señalización a disponer, defendiendo en qué condiciones se mantendrá dicha señalización fuera de las horas de trabajo, la presencia de señalistas, accesos a la obra, fechas previstas, para su informe por parte de la Asistencia Técnica y Coordinador de Seguridad y Salud. La solicitud, junto con los informes recabados se presentan a la Dirección de Obra para su autorización por parte del Ingeniero Jefe de la Demarcación. No se podrán realizar desvíos de tráfico, o modificaciones de los existentes, sin la citada autorización.

- En el caso de otras Administraciones, se deberán realizar aquellos trámites que puedan requerir para la autorización de las afecciones al tráfico de los viales de su titularidad, corriendo a cargo del Contratista la tramitación de toda la documentación y permisos que puedan ser exigidos.

En el caso de cortes de tráfico de carácter permanente, el mantenimiento y conservación de los desvíos, desde su apertura hasta el cierre del desvío, correrá por cuenta íntegramente del Contratista. Esta conservación y mantenimiento incluye el repintado de las marcas viales provisionales de obra, tantas veces como sea necesario en función de su desgaste o siempre que la Dirección de Obra lo estime necesario.

104.9.    Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones

- 104.9.1. Obligación del Contratista de señalizar la obra

La señalización y balizamiento de las obras deberán cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, PG-3/75 y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente Proyecto

La señalización y el balizamiento de las obras durante su ejecución se harán de acuerdo con la normativa vigente.

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el Contratista elaborará una propuesta de señalización, balizamiento y, en su caso, defensa de las obras, que formará parte del Plan de Seguridad y Salud, en la que se analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el proyecto.

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la Empresa Constructora proponga, con la correspondiente valoración económica de las mismas, la cual no deberá superar el importe total previsto en el Proyecto.

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección de la Obra.

- 104.9.2. Responsable en exclusiva de la señalización de obra

El Contratista está obligado a nombrar un responsable en exclusiva de la señalización, balizamiento y, en su caso, defensa de las obras.

104.10.   Precaucione especiales durante las obras

- 104.10.1. Drenaje

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes.

- 104.10.2. Heladas

Como se teman las heladas el contratista protegerá todas las zonas de obras que pudieran ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con el presente pliego.

- 104.10.3 Incendios

El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Director de las Obras.

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requiera para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir.

- 104.10.4. Uso de explosivos

No está prevista la utilización de explosivos en la obra. En el caso de ser necesaria su utilización se cumplirá lo establecido en la normativa vigente.

104.11.   Modificaciones de obra

Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiere alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al contratista ni consecuencia de fuerza mayor, este formulara las observaciones que estimase oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguientes modificaciones de obra, a fin de que el Director de las obras, si lo estimase convenientes, comprueba la procedencia del correspondiente aumento de gastos.

104.12.   Seguridad y Salud en las Obras

En documento adicional al presente proyecto se adjunta el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud en las obras en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre.

Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en las obras en el que se analicen, estudien y contemplen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de prevención que la Empresa Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoración económica que no podrá implicar disminución de su importe total, ni de los niveles de protección previstos en dicho Estudio.

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de las obras. Para ello el coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá realizar un informe, el cual elevará para su aprobación, al Ingeniero Jefe de la Demarcación como adjudicatario de la Obra. El Plan se considerará aprobado una vez que haya sido autorizado por el Órgano competente de conceder la apertura del centro de trabajo.

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con los correspondientes Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en los del Plan de Seguridad y Salud en las Obras aprobado por la Demarcación de Carreteras de Asturias y que se consideran documentos del Contrato a dichos efectos.

104.13.   Limpieza y terminación de las obras

Con carácter general una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía.

Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno, de acuerdo con lo indicado en el artículo 9 de la Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987.

La medición y abono de la unidad se realizará según lo establecido en el artículo 990 del presente pliego.

104.14.   Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego

La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones no figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se hará de acuerdo con lo especificado para las mismas en el PG-3/75 y resto de normativa vigente, o en su defecto con lo que ordene el Director dentro de la buena práctica para obras similares.

Para la realización de las obras no especificadas en este pliego, se requiere la autorización del órgano de contratación y de la Dirección de Obra.

Tendrán el mismo tratamiento las unidades de obra no desarrolladas en el presente Pliego pero que hayan sido definidos en los planos y/o presupuestadas.

104.15.   Instalaciones auxiliares

La ubicación de las instalaciones de obra deberá someterse a la aprobación previa del Ingeniero Director. En cualquier caso queda expresamente prohibida la ubicación de instalaciones en áreas en las que pueda afectarse al sistema hidrológico, así como en las zonas de exclusión de instalaciones que se indica en la memoria del Proyecto.

104.16.   Conservación del Medio Ambiente

El Contratista deberá cumplir, durante la ejecución de las obras y su período de garantía, un programa de seguimiento y vigilancia ambiental, de forma que se ajuste la ejecución de las distintas obras a las previsiones del presente Pliego, a fin de reducir la incidencia ambiental que la ejecución de las mismas pueda originar.

Igualmente se debe cumplir las prescripciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y Programa de Vigilancia Ambiental (PVA).

En general, prestará atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e instalaciones que necesite realizar para la ejecución de los trabajos, sobre la estética del medio en que se desarrollen las obras. Se tendrá especial cuidado en el tratamiento de los materiales clasificados como peligrosos antes, durante y después de la obra.

En tal sentido, cuidará que los árboles, pretiles, edificios, jardines y demás elementos que puedan ser dañados durante las obras, sean debidamente protegidos, con el fin de evitar posibles destrozos que, de producirse, serán subsanados a su costa. Asimismo, el Contratista estará obligado a trasladar los árboles que las Autoridades competentes considere necesario aprovechar, manteniéndolos vivos durante la duración de las obras.

Asimismo, cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, depósitos y acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero Director de las obras. Estará obligado a colocar los filtros, capas de decantación y elementos de depuración necesarios para mantener los índices de polución por debajo de los límites máximos autorizados por la legislación vigente.

104.17.   Protección del tráfico

Mientras dure la ejecución de las obras, se colocarán en todos los puntos donde sea necesario, y a fin de mantener la debida seguridad vial, las señales y el balizamiento preceptivos, de acuerdo con la normativa vigente así como con el Código de la Circulación y el Plan de Seguridad y Salud. Se deben cumplir lo indicado en los planos de señalización del proyecto o en aquellos planos alternativos aprobados por la Dirección de Obra durante la ejecución de la misma.

La permanencia y eficacia de estas señales deberá estar garantizada por los vigilantes que fueran necesarios; tanto las señales como los jornales de éstos últimos, serán de cuenta del Contratista.

La responsabilidad de los accidentes ocurridos por la inobservancia de lo exigido en este Artículo será, por entero, del Contratista, quien deberá, además reparar a su cargo los daños locales en las unidades de obra ejecutadas y sobre las que ha de pasar el tráfico, para garantizar la seguridad vial de éste y dejar la unidad correctamente terminada.

Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a las mismas, en las zonas que afecte a calles y servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones de vialidad, ejecutándose, si fuera preciso, a expensas del Contratista, viales provisionales para desviarlo.

Observará, además, el Contratista cuantas disposiciones le sean dictadas por el Ingeniero Director de las Obras, encaminadas a garantizar la seguridad del tráfico y acatará todas las disposiciones que dicte el facultativo arriba indicado por sí o por persona en quien delegue con objeto de asegurar la buena marcha del desarrollo de las obras desde este punto de vista.

104.18.   Estudios complementarios

La ingeniería que sea necesaria desarrollar para la correcta ejecución del contrato, o como consecuencia de incidencias o modificaciones, será realizada por el Contratista, sin perjuicio de que su tramitación corresponda a la Dirección de Obra.

El desarrollo de tal ingeniería se considera incluido en los términos del contrato, no resultando, por tanto, de abono independiente, salvo aquellas partidas de ingeniería o estudios complementarios expresamente incluidas en el Presupuesto y con el alcance definido en el presente Pliego.

Artículo 105. Responsabilidades especiales del Contratista

Serán de aplicación todas las disposiciones generales recogidas en el artículo 105 del PG-3 y en la normativa vigente.

También será de aplicación el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se apruebe para la contratación de estas obras.

105.1. 	Daños y perjuicios

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las actuaciones proyectadas, de todos los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las actuaciones.

Los servicios y propiedades públicos y privados que resulten dañados deberán ser reparados por el Contratista a su costa, restableciendo los mismos a sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a costa del Contratista.

Los servicios públicos o privados afectados por una orden directa de la Administración serán repuestos por cuenta de ésta en la forma que ordene la Dirección de la Obra.

105.4. 	Permisos y licencias

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios, así como redactar los correspondientes proyectos específicos que fuesen necesarios, para la ejecución de las obras con la excepción de los correspondientes a las expropiaciones de las zonas afectadas (para alojar las obras previstas), y deberá abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la obtención de aquellos permisos.

Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o definitiva de terrenos para instalaciones, explotación de canteras o vertederos de productos sobrantes, obtención de materiales, etc. El Contratista solo tendrá derecho, en todo caso, a la puesta en práctica de los derechos que, referentes a estas cuestiones, da a la Administración Pública la Ley de Expropiación Forzosa, y  deberá abonar, como ya se dijo antes, los justiprecios derivados de las ocupaciones temporales.

El contratista será el encargado de realizar los trámites y gestiones necesarias para la realización de la reposición de servicios.

105.5.  	Recepción de materiales

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para garantizar la calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se hayan empleado.

Artículo 106.- Medición y abono de la obra

En el presente artículo se establecen las prescripciones generales relativas a la medición y abono de las obras. Las prescripciones particulares a aplicar en cada unidad de obra se establecen en el apartado de Medición y Abono de cada uno de los artículos correspondientes del Pliego de Prescripciones Particulares.

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el Artículo 106 del PG-3 además de todas las prescripciones que se establecen en los siguientes epígrafes.

106.1. 	Medición de las obras

Todas las fases de obra se medirán por las unidades que figuran en el Cuadro de Precios Número 1, y se abonarán las que se hayan ejecutado según las órdenes e instrucciones del Ingeniero Director de las obras a los precios que aparecen en dicho Cuadro.

El Ingeniero Director de las obras, antes del inicio de los trabajos, señalará al Contratista el proceso que ha de seguirse para la ordenada toma de datos y consiguiente medición de las sucesivas fases de obra.

Sin perjuicio de las particularizaciones que se hagan en este Pliego, el sistema a seguir será tal que no se iniciará una fase de obra sin que previamente esté medida y conformada la anterior. Las formas y dimensiones de las distintas obras a ejecutar, serán las establecidas en los planos incluidos en el Proyecto. Las modificaciones que, sobre ellas, hayan de introducirse serán ordenadas por escrito, mediante la correspondiente orden de ejecución, por el Ingeniero Director de las obras o persona en quien delegue. En estos casos el Contratista firmará el ENTERADO en el original que quedará en poder del Ingeniero Director de las Obras, debiendo éste entregar a aquél una copia firmada por dicho Ingeniero Director, o persona en quien delegue.

Finalizada una fase de obra y antes de pasar a la fase siguiente, el Contratista habrá de firmar el CONFORME a la medición correspondiente, que inexcusablemente será consecuente con los planos del Proyecto o los entregados por el Ingeniero Director de las obras o persona en quien delegue, con la consiguiente orden de ejecución. Si el Contratista iniciara la fase de obra siguiente sin haber conformado la fase anterior, se entenderá que presta implícitamente su conformidad a las mediciones del Ingeniero Director de las Obras.

Se hace especial advertencia al Contratista de que no será tenida en cuenta reclamación alguna que pueda hacer sobre modificaciones realizadas, aumentos de unidades, cambios en el tipo de unidad, obras complementarias o accesorias, exceso de volúmenes, etc., que no hayan sido ordenados por escrito por el Ingeniero Director de las Obras o persona en quien delegue, sea cualesquiera que sean los problemas o dificultades surgidos durante la construcción de una determinada clase de obra.

El Contratista, antes de comenzar a ejecutar cualquier fase de obra, recabará del Ingeniero Director de las Obras o persona en quien delegue, la correspondiente orden de ejecución firmada por éste. Tan pronto se finalice esa fase de obra, y una vez conformadas las mediciones correspondientes, el Contratista recabará del Ingeniero Director de las obras una copia de dichas mediciones firmadas por dicho Ingeniero Director o persona en quien delegue. Este podrá ordenar, si lo estima oportuno, la paralización de un determinado tajo, hasta tanto el Contratista haya conformado las mediciones de la fase anterior, sin que dicho Contratista tenga derecho a reclamación alguna de daños y perjuicios. Las mediciones parciales así efectuadas, y aún en el caso antes considerado de aceptación implícita por parte del Contratista, tendrán carácter de definitivas.

Como consecuencia, no procederá reclamación alguna por parte del Contratista con posterioridad a la conformación de la medición parcial correspondiente, o sobre la medición de una fase de obra en la que se haya iniciado la fase siguiente. Cualquier reclamación que sobre la medición correspondiente pretenda hacer el Contratista, ha de ser efectuada en el acto de la medición parcial.

El método descrito de medición de las unidades de obra podrá ser modificado por otro similar si así lo considera el Director de la Obra.

El medio normal para la transmisión e instrucciones al Contratista, será el Libro de Órdenes que se hallará bajo su custodia en la Oficina de obra.

En cualquier será de aplicación toda la normativa incluida en este Pliego o la normativa vigente de aplicación.

106.2. 	Abono de las obras

- 106.2.6. Condiciones generales

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderán que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes, a menos que específicamente se excluya alguno en el artículo correspondiente.

Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas y todas cuantas operaciones directas o incidentales sean necesarias para que las unidades de obra, terminadas con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los Planos, sean aprobadas por la Dirección de Obra.

El abono de las distintas unidades de obra se realizará, de forma general y tal y como se indica en los criterios de medición y abono de las mismas, una vez que se realice la aceptación de la misma por parte de la Dirección de Obra. Esto significa que el abono se realizará, salvo indicación contraria en los criterios de medición y abono de la unidad en cuestión, una vez que la unidad de obra está completamente terminada, controlada y conforme, sin que proceda pues el abono parcial de unidades de obra en proceso de ejecución.

- 106.2.7. Aplicación del cuadro de precios Nº 2

En caso de liquidación de obra por rescisión de contrato o cualquier otro motivo, de las partidas, excepto "materiales" que figuran en el Cuadro de Precios Nº 2, no se abonará nada al Contratista a no ser que se trate de una unidad de obra completa y acabada, en cuyo caso se abonará íntegramente.

Tan sólo podrá ser objeto de abono la parte correspondiente a materiales básicos constitutivos de la unidad de obra, siempre que sean aceptados por el Ingeniero Director.

106.4. 	Variación de dosificaciones

El Contratista estará obligado a modificar las dosificaciones previstas en las unidades si, a la vista de los ensayos, el Director Facultativo de las obras lo estimara conveniente, para garantizar las condiciones de los materiales que se exigen en el Pliego.

Los materiales integrantes de una unidad de obra no serán objeto de abono aparte, salvo que así se indique explícitamente en la definición de la unidad y en el articulado del presente Pliego. En consecuencia cualquier aumento en dosificación de estos materiales para cumplir las especificaciones exigidas, no será objeto de abono, ni supondrá variación en el precio establecido para la unidad.

106.5. 	Gastos relativos a préstamos, yacimientos, canteras y vertederos

Para la explotación de préstamos y vertederos, el Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios. También deberá abonar a su costa todos los cánones para ocupaciones temporales o definitivas para la explotación de préstamos o vertederos

No será de abono la excavación de tierra vegetal ni la excavación de material no válido en zona de préstamos, así como cualquier trabajo preparatorio previo a la explotación del material deseado.

La búsqueda de vertederos, yacimientos, canteras y préstamos, su abono a los propietarios, permisos, licencias, así como cualquier otro coste administrativo para su apertura y explotación serán por cuenta del Contratista.

Cualquier propuesta por parte del Contratista de utilización o apertura de un vertedero o préstamo deberá venir avalada por el correspondiente informe sobre la localización del mismo que deberá ser remitido a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, previa aprobación del Ingeniero Director de las Obras. Para la autorización se tendrá en cuenta la normativa vigente de aplicación y el PGOU del municipio.

A efectos de localización de zonas de préstamo y vertedero, así como para las instalaciones auxiliares, acopios, plantas de fabricación, etc., por parte del Contratista, quedan excluidas las siguientes zonas:

- Tierras de alto valor agrícola

- Yacimientos arqueológicos

- Áreas de afección al sistema hidrológico

- Zonas de gran incidencia sobre núcleos urbanos

Con el fin de minimizar la afección visual, la explotación de préstamos y vertederos se realizará, siempre que sea posible, comenzando desde el extremo más alejado de la vía.

En cualquier caso, las zonas de préstamos y las zonas de vertido previstas en el proyecto lo son exclusivamente a título informativo, no existiendo responsabilidad alguna por parte de la Administración de que tales zonas estudiadas en fase de proyecto estén disponibles en el momento de ejecución de las obras, ni obligación de su uso por parte del contratista. Este puede proponer una ubicación alternativa que cumpla las condiciones medio ambientales y de calidad exigidos por el Pliego.

Artículo 107. Conservación de las obras

107.1. 	Definición

Se define como conservación de las obras los trabajos de limpieza, acabado, mantenimiento y reparación, así como cuantos otros trabajos sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado de funcionamiento y policía.

En todo momento se seguirá cualquier indicación del Ingeniero Director en cuanto al mantenimiento de la limpieza y policía antes citada. La Empresa Constructora está obligada no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación hasta la recepción o conformidad y durante el plazo de garantía. La responsabilidad de la Empresa Constructora por faltas que en la obra puedan advertirse se entiende en el supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento, dentro del periodo de vigencia del Contrato.

Los trabajos de conservación, tanto durante la ejecución de las obras hasta su recepción como durante el plazo de garantía, no son de abono directo por considerarse incluido su importe en los precios unitarios establecidos.

107.2.  	Conservación durante la ejecución de las obras

La Empresa Constructora queda obligada a conservar, a su costa, durante la ejecución y hasta su recepción, todas las obras que integran el Proyecto o modificaciones autorizadas, así como las carreteras y servidumbres afectadas, desvíos provisionales, señalizaciones existentes y señalizaciones de obra, marcas viales provisionales y elementos auxiliares, manteniéndolos en buenas condiciones de viabilidad, prestando un especial cuidado para la conservación de los caminos y mantenimiento de las servidumbres de paso así como evitar los arrastres de tierras procedentes de la explanación a fincas particulares.

Durante la ejecución de las obras, la limpieza de estas es responsabilidad íntegra y a costa del Contratista.

107.3.   Conservación durante el plazo de garantía

La Empresa Constructora queda obligada a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, debiendo realizar cuantos trabajos sean necesarios para mantener todas las obras en perfecto estado de conservación.

La Empresa Constructora responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra durante el plazo de garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal uso que de aquella hubieran hecho los usuarios o la Entidad encargada de la explotación y no al cumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía de la obra.

107.4.   Desarrollo de los trabajos

Los trabajos de construcción y conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, ni de las carreteras o servidumbres colindantes y, de producir afectación, deberán ser previamente autorizados por escrito por el Director de obra y disponer de la oportuna señalización.

Para afectar a carreteras ajenas al Estado es necesaria la autorización de la Administración titular de la vía.

Artículo 108. Dirección de las Obras

De conformidad con el vigente Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, ha de entenderse que las funciones que en los diversos Artículos, tanto del presente Pliego como del de Prescripciones Técnicas Generales de obras de carreteras y puentes, se asignan al Ingeniero Director de las Obras, se refieren al Facultativo de la Administración, Director de Obra, auxiliado por los colaboradores a sus órdenes, que integran la Dirección de Obra y que han sido designados por la Administración, según se indica en el artículo 101 de este Pliego.

Artículo 109. Publicidad en la obra

El Contratista no podrá, sin conformidad previa y expresa del Director de Obra, exponer ningún tipo de cartel publicitario, ya sea provisional o permanente, en la obra.

Artículo 110. Empresas suministradoras de productos

La empresa suministradora de los productos tales como láminas asfálticas, geotextiles antirreflexión de fisuras, resinas de inyección y cualesquiera otros que por su singularidad requieran de condiciones específicas y que así queden indicados en este Pliego, demostrará por escrito que su sistema de Aseguramiento de la Calidad es Conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-ISO 9001 (Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio post-venta).

Además deberá acreditar la posesión de la certificación de Gestión Medioambiental UNE-EN-ISO-14.001.

Artículo 111. Empresa aplicadora de los productos

La empresa aplicadora de los sistemas y productos tales como láminas asfálticas, geotextiles antirreflexión de fisuras, resinas de inyección y cualesquiera otros que por su singularidad requieran de condiciones específicas y que así queden indicados en este Pliego, deberá haber completado satisfactoriamente un programa de instrucción sobre su instalación/aplicación. Deberá conocer los métodos adecuados para la preparación del soporte y disponer de una autorización escrita del fabricante que le permita la aplicación de los productos. En este contexto, la empresa deberá conocer los principios, métodos y materiales recomendados en la norma europea EN-1504, para reparación y protección de estructuras de hormigón.

Por otra parte, los operarios que intervengan en la reparación deberán disponer de carnet de aplicador homologado o acreditación equivalente para el sistema o producto que corresponda, vigente y expedido por una empresa externa al aplicador.

La empresa aplicadora de los productos y sistemas para los que así se solicite en este Pliego, deberá presentar a la Dirección de Obra, por escrito y con anterioridad al comienzo de los trabajos, los programas de instrucción llevados a cabo y los carnets o certificados de homologación de los operarios que vayan a realizar cada procedimiento.

# Parte 2.- Materiales básicos

Artículo 202. Cementos

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 202 del PG-3.

202.1. Definición

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición interviene como componente principal el clínker de cemento portland o, en su caso, el clínker de cemento de aluminato de calcio, los cuales, finamente molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 202.0020 | t | CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA. |
| --- | --- | --- |

En este artículo será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC-16) aprobada por el Real Decreto 256/2016, de 10 de junio y en el artículo 202. Cementos del PG-3.

202.2. Condiciones generales

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.

202.3. Denominaciones

Se emplearán cementos con clase de resistencia 32,5N, que cumple con la denominación, composición, designación, prescripciones, durabilidad y normas de referencia de los cementos de uso en obras de carreteras serán las que figuran en los anejos de la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16) vigente.

El tipo de cemento empleado en cada unidad es:

- Cemento Portland CEM II/b-s/32,5

202.4. Transporte y almacenamiento

El tiempo máximo de almacenamiento no será más de tres (3) meses para la clase de resistencia 32,5.

Se comprobarán las condiciones de almacenamiento, así como el estado de los sistemas de transporte y trasvase en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del envase, silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes de las exigidas en este artículo, en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC).

El almacenamiento se llevará a cabo de tal forma que quede protegido de la intemperie y de las condiciones meteorológicas. El transporte se realizará por medios adecuado de tal forma que no se produzca alteración del producto, ni vertidos o generación de polvo.

202.6. Control de Calidad

El control de la recepción del cemento deberá incluir obligatoriamente, al menos:

- Una primera fase, de comprobación de la documentación y del etiquetado. En el caso de cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988, deberá cumplir lo especificado en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC).

- Una segunda fase, consistente en una inspección visual del suministro.

Se podrá llevar a cabo una tercera fase de control mediante la realización de ensayos de identificación y, en su caso, ensayos complementarios, según lo dispuesto en los anejos 5 y 6 de la Instrucción para la recepción de cementos (RC), si el director de obra lo estima oportuno.

En cumplimiento de la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, se comprobará (Anexo A de la norma UNE-EN 196-10:2016), que el contenido de cromo (VI) soluble en el cemento a emplear en obras de carretera no sea superior a dos partes por millón (> 2 ppm) del peso seco del cemento.

202.7. Criterios de aceptación o rechazo

Los criterios de conformidad y la actuación en caso de rechazo de la remesa o lote recibido seguirán lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC).

Si el cemento no cumple algunas de las especificaciones establecidas, se sustituirá por otro que sí que cumpla dichas especificaciones, por cuenta del contratista.

202.8. Medición y abono

La medición y abono del cemento se realizará conjuntamente de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. No obstante la medición y abono de la unidad de cementos se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de Medida | Tonelada (t) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos (2) decimales |
| Forma de medición | Peso de cemento realmente empleado en la fabricación del suelo cemento o del suelo estabilizado |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementario | El precio de la unidad incluye el suministro del cemento para la fabricación del suelo cemento o del suelo estabilizado y todos los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

Artículo 211. Betunes asfálticos

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 211 del PG-3.

211.1. Definición

Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597:2014, los ligantes hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, y con viscosidad elevada a temperatura ambiente.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 211.0010 | t | BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 35/50 (B 40/50). |
| --- | --- | --- |
| 211.0020 | t | BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). |

211.2. Condiciones generales

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo establecido en las normas UNE-EN 12591:2009, UNE-EN 13924-1:2016 y UNE-EN 13924-2:2014.

Se transportarán en tanques calorífugos y dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. Deberán estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, para evitar desviaciones de la temperatura superiores en más de diez grados Celsius (± 10 °C).

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas y  aisladas térmicamente.

211.3. Denominaciones

Se emplearán betunes del tipo 35/50 y 50/70

Debe cumplir que el punto de reblandecimiento mínimo igual o superior a sesenta grados Celsius (≥ 60 °C), dicha temperatura será inferior a ciento noventa grados Celsius (<190 °C), e inferior a ciento ochenta grados Celsius (< 180 °C) para el resto de los especificados en este artículo.

211.4. Transporte y almacenamiento

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas. Las cisternas dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras, estarán provistas de termómetros situados en puntos bien visibles, y deberán estar preparados para poder calentar el betún cuando, por cualquier anomalía, la temperatura disminuya y pueda impedir su trasiego.

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y contarán con los apartados de medida y seguridad necesarios situados en puntos de fácil acceso.

Los tanques deberán ser calorifugados y dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. Deberán estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (±10ºC).

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos o mecanismos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos.

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizada para el trasiego de betún asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y desde éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuesta de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo.

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento, en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material, y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente, hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las incluidas en las tablas.

211.5. Recepción e identificación

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma correspondiente UNE-EN 12591:2009, UNE-EN 13924-1:2016 o UNE-EN 13924-2:2014.

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo de almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria para asegurar uniformidad y mantenimiento de las propiedades del producto durante todo el proceso de fabricación y puesta en obra.

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de que el ligante no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos, ni tampoco betunes oxidados.

211.6. Control de calidad

- 211.6.1. Control de recepción

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. El Director de las Obras podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación:

- De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58:2012), en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426:2015), y la otra se utilizará para ensayos de contraste en caso de ser necesario.

- 211.6.2. Control a la entrada del mezclador

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de betún asfáltico.

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58:2012), en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador.

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426:2015), del punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427:2015) y se calculará el índice de penetración (Anexo A de la UNE-EN 12591:2009, UNE-EN 13924-1:2016 o UNE-EN 13924-2:2014, según corresponda).

- 211.6.3. Control adicional

Se llevará a cabo la comprobación de las características particulares de los betunes establecidas en el PG3, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de betún asfáltico suministrado.

211.7. Criterios de aceptación o rechazo

El betún asfáltico debe cumplir:

- Penetración a 25ºC según UNE-EN 1426:2015 es de 35-50 m

- Punto de reblandecimiento según UNE-EN 1427:2015 de 50-58ºC

- Cambio de masa según UNE-EN 12607-1:2015 menor o igual al cinco (5) %

- Penetración retenida según UNE-EN 1426:2015 mayor o igual al cincuenta y tres (53)%

- Incremento del punto de reblandecimiento según UNE-EN 1427:2015 menor o igual a once (11) ºC

- Índice de penetración según UNE-EN 12591:2009 y UNE-EN 13924:2016 de -1.5 a +0,7

- Punto de fragilidad de Fraass según UNE-EN 12593:2015 menor o igual a menos cinco (5) ºC

- Punto de inflamación en vaso abierto según UNE-EN ISO 2592:2002 mayor o igual a 240 ºC

- Solubilidad según UNE-EN 12592:2015 mayor o igual al noventa y nueve (99) %.

211.8. Medición y abono

La medición y abono del betún asfáltico se realizará conjuntamente según lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte, en especial según el artículo 542 del presente pliego. No obstante la medición y abono de la unidad de betún se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de Medida | Tonelada (t) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos (2) decimales |
| Forma de medición | Peso de betún realmente empleado en la fabricación de las mezclas bituminosas |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción de la unidad de la que forman parte |
| Criterios complementario | El precio de la unidad incluye el suministro del betún para la fabricación de la mezcla bituminosa, y todos los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

Artículo 212.  Betunes modificados con polímeros

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 212 del PG-3.

212.1. Definición

Se definen como betunes modificados con polímeros, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597:2014, los ligantes hidrocarbonados cuyas propiedades reológicas han sido modificadas durante su fabricación, por el empleo de uno o más polímeros orgánicos. A efectos de aplicación de este artículo las fibras orgánicas o minerales no se consideran modifica- dores del betún.

Quedan excluidos de esta definición, los productos obtenidos a partir de adiciones incorporadas a los áridos o en el mezclador de la planta de fabricación de la unidad de obra de la que formen parte.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 215.0030 | t | BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA. |
| --- | --- | --- |

212.2. Condiciones generales

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.

Los betunes modificados con polímeros deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 14023:2010.

Se prohíbe el uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos, hulla u otros, o betunes oxidados.

212.3. Denominaciones

Se emplearán betunes modificados del tipo PMB45/80-65

Debe cumplir que el punto de reblandecimiento mínimo igual o superior a sesenta grados Celsius (≥ 60 °C), dicha temperatura será inferior a ciento noventa grados Celsius (<190 °C), e inferior a ciento ochenta grados Celsius (< 180 °C) para el resto de los especificados en este artículo.

212.4. Transporte y almacenamiento

El betún modificado con polímeros será transportado en cisternas calorífugas y deberán estar preparadas para poder calentar el betún modificado con polímeros cuando, por cualquier anomalía, la temperatura disminuya y pueda impedir su trasiego.

Los tanques deberán ser calorífugos e ir dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (± 10 °C).

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre el rango de temperatura y el tiempo máximo de almacenamiento y la necesidad o no de disponer de sistemas de homogeneización en el transporte y en los tanques de almacenamiento, de acuerdo con las características del ligante modificado.

212.5. Recepción e identificación

Cada cisterna de betún modificado con polímeros que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN 14023:2010.

Se exigirá el cumplimiento del valor de la estabilidad al almacenamiento (norma UNE-EN 13399:2010), con el fin de comprobar la idoneidad de los sistemas de transporte y almacenamiento.

El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura máxima de calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación, el tiempo máximo de almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria para asegurar uniformidad y mantenimiento de las propiedades del producto durante todo el proceso de fabricación y puesta en obra.

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de que el ligante no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos, ni tampoco betunes oxidados.

212.6. Control de Calidad

- 212.6.1. Control de recepción.

- 212.6.1.1. Suministro de cisternas.

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego.

La realización de comprobaciones y ensayos seguirá el esquema siguiente:

De cada cisterna de betún modificado con polímeros que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58:2012), en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento.

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:

- Determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426:2015).

- Punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427:2015).

- Recuperación elástica (norma UNE-EN 13398:2010).

En el caso de betunes modificados con polímeros fabricados en el lugar de empleo, se tomarán dos (2) muestras cada cincuenta toneladas (50 t) de producto fabricado y al menos dos (2) cada jornada de trabajo de las tuberías de salida de la instalación de fabricación del ligante, realizando los siguientes ensayos sobre una de ellas:

- Determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426:2015).

- Punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427:2015).

- Recuperación elástica (norma UNE-EN 13398:2010).

- 212.6.2. Control a la entrada del mezclador

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de betún modificado con polímeros.

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg) (norma UNE-EN 58:2012), en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador.

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:

- Determinación de la penetración (norma UNE-EN 1426:2015).

- Punto de reblandecimiento (norma UNE-EN 1427:2015).

- Ensayos de recuperación elástica (norma UNE-EN 13398:2010).

- 212.6.3. Control adicional

Se llevará a cabo un control adicional de comprobación de las características particulares de cada betún especificadas en el PG3, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de betún modificado con polímeros.

212.7. Criterios de aceptación o rechazo

En el caso de que el betún modificado PMB 45/80-65 con polímeros debe cumplir las siguientes condiciones:

- Penetración a 25ºC según UNE-EN 1426:2015 es de 45-80 m

- Punto de reblandecimiento según UNE-EN 1427:2015 de mayor o igual a sesenta y cinco (65) ºC

- Cambio de masa según UNE-EN 12607-1:2015 menor o igual a uno (1) %

- Penetración retenida según UNE-EN 1426:2015 mayor o igual sesenta (60)%

- Incremento del punto de reblandecimiento según UNE-EN 1427:2015 menor o igual a diez (10) ºC

- Punto de fragilidad de Fraass según UNE-EN 12593:2015 menor o igual a menos quince (-15) ºC

- Punto de inflamación en vaso abierto según UNE-EN ISO 2592:2002 mayor o igual a doscientos treinta y cinco (235) ºC

212.8. Medición y abono

La medición y abono del betún modificado con polímeros se realizará conjuntamente según lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte, en especial según los artículos 542 y 543 del presente pliego. No obstante la medición y abono de la unidad de betún modificado se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de Medida | Tonelada (t) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos (2) decimales |
| Forma de medición | Peso de betún realmente empleado en la fabricación de las mezclas bituminosas |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción de la unidad de la que forman parte. |
| Criterios complementario | El precio de la unidad incluye el suministro del betún para la fabricación de la mezcla bituminosa, y todos los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

Artículo 214. Emulsiones bituminosas

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 214 del PG-3.

214.1. Definición

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante hidrocarbonado y eventualmente un polímero, en una solución de agua y un agente emulsionante.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 531.0020 | t | EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO. |
| --- | --- | --- |
| 530.0020N | t | EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO. |
| 531.0040 | t | EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO. |

214.2. Condiciones generales

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808:2013.

De forma explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos, hulla u otros, o betunes oxidados.

214.3. Denominaciones

Se emplearán los siguientes tipos de emulsiones bituminosas:

- EMULSIÓN C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO

- EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN

- EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGOS DE ADHERENCIA

214.4. Transporte y almacenamiento

La emulsión bituminosa se transportará en cisternas y se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. Además dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras.

En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar almacenadas más de siete días (> 7 d), será preciso asegurar su homogeneidad previamente a su empleo, con un sistema de agitación y recirculación.

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego de la emulsión bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de aplicación en obra o mezclador, deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo.

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que considere necesaria, los sistemas de transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes según las especificaciones del PG3.

214.5. Recepción e identificación

Cada cisterna de emulsión bituminosa catiónica que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN 13808:2013.

El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de que la emulsión no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos, ni tampoco betunes oxidados.

214.6. Control de calidad

- 214.6.1. Control de recepción

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego.

Se realizarán las comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra según los criterios siguientes:

- De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se tomará dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), de acuerdo con la norma UNE-EN 58:2012, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento.

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:

- Carga de las partículas (norma UNE-EN 1430:2009).

- Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425:2012).

- Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1:2017).

- Contenido de agua (norma UNE-EN 1428:2012).

- Tamizado (norma UNE-EN 1429:2013).

- Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1:2011).

Y la otra muestra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de contraste si fueran necesarios.

- 214.6.2. Control en el momento de empleo

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o fracción diaria de emulsión bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimación y curado, en cuyo caso se considerará como lote la fracción semanal.

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE-EN 58:2012, a la salida del tanque de almacenamiento, sobre las que se realizarán los ensayos siguientes:

- Carga de las partículas (norma UNE-EN 1430:2009).

- Propiedades perceptibles (norma UNE-EN 1425:2012).

- Índice de rotura (norma UNE-EN 13075-1:2017).

- Contenido de agua (norma UNE-EN 1428:2012).

- Tamizado (norma UNE-EN 1429:2013).

- Tiempo de fluencia (norma UNE-EN 12846-1:2011).

Y la otra se conservará durante, al menos, quince días (15 d) para realizar ensayos de contraste si fueran necesarios.

- 214.6.3. Control adicional

Se realizarán los ensayos necesarios para la comprobación de las características especificadas en el PG3 para emulsiones bituminosas o emulsiones bituminosas modificadas, según corresponda, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de emulsión bituminosa.

214.7. Criterios de aceptación o rechazo

En el caso de que la emulsión bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones particulares establecidas en el PG3, se sustituirá por otro que sí que las cumpla, por cuenta del contratista.

214.8. Medición y abono

La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte referidos a los artículos 530.Riego de imprimación, 531.Riego de adherencia y 532. Riego de curado.

Artículo 240.  Barras corrugadas para hormigón estructural

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 240 del PG-3.

240.1. Definición

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su adherencia al hormigón.

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36068 y UNE 36065. Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:

6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36068.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 600.0010 | kg | ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES. |
| --- | --- | --- |

240.2. Materiales

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

Se emplearán aceros del tipo B500 S de acuerdo con la UNE 36068 y UNE 36065.

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las especificaciones indicadas en el apartado 31.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36068 y UNE 36065.

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.

La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5%) de su sección nominal.

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 31.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.

240.5. Recepción

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el apartado 90 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.

240.6. Medición y abono

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.

En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados, medidos por pesada directa en báscula contrastada.

Artículo 290. Geotextil

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 290 del PG-3.

290.1. Definición

Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y polimérico (sintético o natural), que se emplea en contacto con suelos u otros materiales en aplicaciones geotécnicas y de ingeniería civil, pudiendo ser tricotado, tejido o no tejido, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 10318.

Las principales funciones desempeñadas en obras de carretera por los geotextiles y productos relacionados, o combinaciones de ambos, son las siguientes:

- Filtración (F), retener las partículas de suelo pero permitiendo el paso de fluidos a través de ellos.

- Separación (S), impedir la mezcla de suelos o materiales de relleno, de características diferentes.

- Refuerzo (R), mejorar las propiedades mecánicas de un suelo u otro material de construcción por medio de sus características tenso-deformacionales.

- Drenaje (D), captar y conducir el agua u otros fluidos a través de ellos y en su plano.

- Protección (P), prevenir o limitar los daños a un elemento o material determinado.

- Relajación de tensiones (STR), permitir pequeños movimientos diferenciales entre capas de firmes y retardar o interrumpir la propagación de fisuras hacia las capas superiores

290.2. Condiciones generales

Usos previstos y normativa de aplicación

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.

Los geotextiles y productos relacionados deberán tener obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo establecido en las normas UNE-EN 13249, UNE-EN 13251, UNE-EN 13252, UNE-EN 13253, UNE-EN 13256 y UNE-EN 15381.

Las características de cada geotextil quedan definidas en función del uso al que se destinen y según las propiedades definidas en el PG-3 para cada aplicación.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.

- 290.2.2. Propiedades directamente relacionadas con la durabilidad

Resistencia a la intemperie

Se deberá evaluar la resistencia al envejecimiento a la intemperie de los geotextiles y productos relacionados (norma UNE-EN 12224), salvo que vayan a ser recubiertos el mismo día de su instalación.

El ensayo determina la resistencia residual de acuerdo con la norma UNE-EN 12226. El valor obtenido y la aplicación a que se vaya a destinar el producto, determinarán el período de tiempo durante el cual pueda estar expuesto a la intemperie.

En función del uso se deberán determinar las siguientes propiedades, así como el tiempo máximo de exposición.

Una vez realizado el ensayo deberá recubrirse antes de que transcurran veinticuatro horas (24 h) desde su instalación.

Vida en servicio

Las características de durabilidad relativas a la vida en servicio, se determinan en función del uso al que se destina según lo especificado en la tabla anterior.

Aplicación en sistemas de drenaje

Cuando los geotextiles y productos relacionados se utilicen en sistemas de drenaje, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de Obra debe especificar los valores exigibles para las propiedades que figuran en la norma UNE-EN 13252. para los sistemas de drenaje de la siguiente tabla

| Tabla 290.1. Propiedades a exigir a geotextiles y productos relacionados empleados en sistemas de drenaje (NORMA UNE-EN 13252) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propiedad | Norma de ensayo | Funciones |  |  |
|  |  | Filtración | Separación | Drenaje |
| Resistencia a tracción | UNE-EN ISO 10319 | X | X | X |
| Punzonamiento estático (Ensayo CBR) | UNE-EN-ISO 12236 |  | X |  |
| Resistencia a la perforación dinámica | UNE-EN-ISO 13433 | X |  |  |
| Medida de abertura característica | UNE-EN-ISO 12955 | X |  |  |
| Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano | UNE-EN-ISO 1058 | X |  |  |
| Capacidad del flujo de agua en el plano | UNE-EN-ISO 12958 |  |  | X |

Además, el Director de las Obras, podrá establecer valores para las propiedades de la tabla 290.1 no requeridas con carácter obligatorio por dicha norma, así como para las que se relacionan a continuación:

- Alargamiento a la carga máxima (norma UNE-EN ISO 10319).

- Resistencia a tracción de juntas y costuras (norma UNE-EN ISO 10321).

- Características de fricción (normas UNE-EN ISO 12957-1 y UNE-EN ISO 12957-2).

- Fluencia a compresión (norma UNE-EN ISO 25619-1).

- Daño mecánico bajo carga repetida (norma UNE-EN ISO 10722).

- Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864).

- Espesor del geotextil o producto relacionado (norma UNE-EN ISO 9863-1).

o, para otras que, sin figurar en los listados precedentes, se consideran relevantes para  la aplicación particular contemplada

Aplicación en pavimentos y recrecidos asfálticos

Cuando el geotextil o producto relacionado se emplee en rehabilitación de pavimentos y recrecimientos asfálticos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de Obra deberá, al menos, especificar los valores exigibles para las propiedades que figuran en la norma UNE-EN 15381, que se recogen en la tabla 290.3.

| Tabla 290.3 Propiedades a exigir a geotextiles y productos relacionados empleados en pavimentos y recrecidos asfálticos (NORMA UNE-EN 13381) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Propiedad | Norma de ensayo | Funciones |  |
|  |  | Refuerzo | Relajación de tensiones |
| Resistencia a tracción | UNE-EN ISO 10319 | X | X |
| Alargamiento a la carga máxima | UNE-EN-ISO 10319 | X | X |
| Punzonamiento estático (Ensayo CBR) | UNE-EN-ISO 12236 | X | X |
| Resistencia a la perforación dinámica | UNE-EN-ISO 13433 | X |  |
| Retención del betún | UNE-EN-ISO 15381 |  | X |

Además, el Director de las Obras, podrá establecer valores para las propiedades de la tabla 290.3 no requeridas con carácter obligatorio por dicha norma, así como para las que se relacionan a continuación:

- Punto de fusión (norma UNE-EN ISO 3146).

- Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864).

- Espesor del geotextil o producto relacionado (norma UNE-EN ISO 9863-1).

o, para otras que, sin figurar en los listados precedentes, se consideren relevantes para la aplicación particular contemplada.

290.3. Transporte y almacenamiento

En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos en los rollos (pinchazos, cortes, etc.).

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos cortantes y punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado dañado o no esté adecuadamente identificado, y en todo caso se deberán tener en cuenta las indicaciones del fabricante. Cuando la duración del almacenamiento en obra sea superior a quince días (> 15 d) deberá incidirse especialmente en lo relativo a la protección frente a la acción de los rayos solares, mediante techado o cubrición con elementos adecuados que, por motivos de seguridad, estarán sujetos convenientemente.

290.4. Recepción e identificación

Los geotextiles y productos relacionados que lleguen a la obra se suministrarán en forma de bobinas o rollos, con un embalaje opaco que evite su deterioro por la acción de la luz solar. Cada suministro irá acompañado de un albarán y de la información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN del producto correspondiente.

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:

- Nombre y dirección del fabricante y de la empresa suministradora.

- Fecha de suministro y de fabricación.

- Identificación del vehículo que lo transporta.

- Cantidad que se suministra.

- Designación de la marca comercial y tipo de producto suministrado.

- Nombre y dirección del comprador y del destino.

- Referencia del pedido.

- Condiciones de almacenamiento si fuera necesario.

El etiquetado y marcado CE que deberá incluir la siguiente información:

- Símbolo del marcado CE.

- Número de identificación del organismo de certificación.

- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.

- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación.

- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones.

- Referencia a la norma europea correspondiente.

- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y función prevista.

- Información sobre las características esenciales incluidas en la norma UNE-EN correspondiente, indicando valor medio y tolerancia correspondiente a un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento (95%).

El nombre y tipo de geotextil o producto relacionado estarán estampados de forma clara e indeleble en el propio producto, de acuerdo con la norma UNEEN ISO 10320, a intervalos máximos de cinco metros (5 m) para que pueda identificarse una vez eliminado el embalaje. Es recomendable que queden igualmente estampadas la partida de producción y la identificación del rollo o unidad.

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, para su aprobación, la relación de los geotextiles y productos relacionados a emplear. Los productos sólo podrán ser aprobados si los valores exigidos, tanto por este Pliego como por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, quedan garantizados por los valores nominales corregidos por sus tolerancias. Una vez aprobados por el Director de las Obras, todos y cada uno de los valores corregidos serán exigibles y su incumplimiento dará lugar al rechazo de lotes o partidas, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes.

290.5. Control de calidad

Control de recepción

El control de recepción de los geotextiles y productos relacionados deberá incluir, al menos, una primera fase de comprobación de la documentación y del etiquetado. Para ello se deberá:

- Comprobar que la documentación que acompaña al producto es conforme a lo establecido en el apartado 290.4.

- Verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

- Verificar que la marca o referencia de los productos suministrados, se corresponde con las especificaciones comunicadas previamente al Director de las Obras, según se ha indicado en el apartado 290.4 de este artículo.

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación.

Se considerará como lote de material, que se aceptará o rechazará íntegramente, al constituido por elementos de una misma partida, marca, clase y uso y que resulte de aplicar los siguientes criterios, para un nivel de seguridad elevado:

- Seis mil metros cuadrados (6 000 m²) de material en caso de nivel de seguridad elevado.

De cada lote o fracción se tomará un mínimo de:

- Dos (2) muestras, en aplicaciones para nivel de seguridad elevado

Dichas muestras se prepararán conforme a la norma UNE-EN ISO 9862, y se efectuarán, al menos, los siguientes ensayos:

- Masa por unidad de superficie (norma UNE-EN ISO 9864).

- Resistencia a tracción (norma la UNE-EN ISO 10319).

- Punzonado estático (ensayo CBR) (norma UNE-EN ISO 12236), en las aplicaciones que corresponda, según los epígrafes 290.2.3 a 290.2.6.

El lote se considerará no conforme si se incumple cualquiera de los valores exigidos.

En caso de no conformidad, se rechazará el lote, y se indicarán por parte del Director de Obra las condiciones que se deben cumplir para su reposición.

Control de acopios y trazabilidad

No se podrán emplear geotextiles o productos relacionados acopiados si se produjera alguna de las siguientes circunstancias:

- Cuando las condiciones de almacenamiento no hubieran sido adecuadas, a criterio del Director de las Obras.

- Cuando hubiesen transcurrido los siguientes plazos entre la fecha de fabricación del producto y la de su puesta en obra:

  - Doce (12) meses para casos de vida útil esperada mayor a cinco años.

Al objeto de garantizar la trazabilidad, el Contratista facilitará diariamente al Director de las Obras un parte de ejecución de obra en el que deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:

- Identificación de la obra.

- Localización del tajo.

- Fecha de instalación.

- Número de rollos colocados, por tipo.

- Fecha de fabricación.

- Referencia del albarán de suministro.

- Ubicación de cada uno de los rollos.

- Observaciones e incidencias que pudieran influir en sus características y en la durabilidad.

290.6. Criterios de aceptación o rechazo

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que los geotextiles o productos relacionados no cumplan alguna de las características establecidas en este artículo.

Se identificarán en las unidades de obra de las que formen parte.

290.7. Medición y abono

La medición y abono del geotextil se realizará conjuntamente con la unidad de obra de la que forman parte en este caso las unidades definidas en el artículo 290b y 420b del presente pliego.

Artículo 290b. Geocompuesto para firme

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 290 del PG-3.

290b.1. Definición

Se define en esta unidad como Geocompuesto de refuerzo de firme al conjunto de Geomalla flexible fabricada de Polivinil-alcohol que incorpora un geotextil ligero fabricado en polipropileno no tejido, impregnados con emulsión bituminosa para conseguir su adherencia.

290b.2. Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra.

290.1010N	m2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOCOMPUESTO, FORMADO POR GEOMALLA DE POLIVINIL –ALCOHOL Y GEOTEXTIL NO TEJIDO FABRICADO CON POLIPROPILENO, CON UN GRAMAJO TOTAL DE 450gr/m2 COLOCADO DIRECTAMENTE SOBRE LOSAS DE HORMIGÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, CON MEDIOS AUXILIARES ADECUADOS, INCLUSO ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. TOTALMENTE TERMINADO.

La ejecución de unidad incluye la realización de las operaciones siguientes:

- Suministro del geocompuesto, en las condiciones pedidas para facilitar su puesta en obra.

- Extendido del geocompuesto, según las condiciones establecidas en este pliego.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta ejecución de esta unidad de obra.

No se incluye en esta unidad, la preparación de la superficie sobre la que se extiende el geocompuesto, ni el riego de adherencia, pero si se especifica las condiciones en que debe estar hecho este.

290b.3. Materiales

La malla de refuerzo se fabricará a partir de filamentos de Polivinil alcohol (PVA) de alto modulo elástico con bajas propiedades de fluencia y una mínima relajación. A la malla se le acoplará geotextil no tejido, fabricado con propileno. Al conjunto se le dará un acabado mediante un recubrimiento bituminoso.

El peso unitario del conjunto, de acuerdo con el ensayo normalizado UNE-EN 9864, es de 450 gr/m2.

El fabricante o proveedor del geocompuesto contará con sello de calidad del producto, conforme a las Normas UNE de aplicación y reconocido ante un organismo competente de acreditación.

Las propiedades de la malla serán:

- Abertura de la malla 40x 40 mm.

- Las dimensiones del rollo serán tales que reduzcan el número de solapes según las zonas de actuación, y deben ser aprobadas por el director de obra.

- Resistencia térmica: superior a 190ºC

- Contracción a 190ºC después de 15 minutos: aproximadamente 2%

- La resistencia a tracción de acuerdo con el ensayo normalizado UNE-EN ISO 10319:2015 será:

  - Dirección longitudinal ≥ 50 kN/m (±20)

  - Dirección transversal ≥ 50 kN/m (±20)

- La deformación para la tensión nominal de acuerdo con el ensayo normalizado UNE-EN ISO 10319:2015 es de:

  - Dirección longitudinal mayor del 4% y menor o igual al 6%

  - Dirección transversal mayor del 4% y menor o igual al 6%

- La resistencia a tracción al 3% de deformación de acuerdo con el ensayo normalizado UNE-EN ISO 10319:2015:

  - Dirección longitudinal ≥ 20 kN/m.

  - Dirección transversal ≥ 20 kN/m.

- Las propiedades mecánicas del geocompuesto se verificarán de acuerdo a la normativa UNE-EN ISO 10319, con un control de calidad interno y otro externo realizado por un laboratorio homologado y autorizado.

- La durabilidad es la propiedad por la cual el geocompuesto mantiene sus características con el paso del tiempo y habrá de evaluarse en el caso de que el geocompuesto esté en un ambiente que pueda considerar agresivo física, química o bacteriológicamente. Se evalúa como la reducción medida en tanto por ciento de los valores de las propiedades iniciales, una vez que el geocompuesto ha sido sometido a la acción de los agentes a los que previsiblemente vaya a ser expuesto. El ensayo de comprobación será UNE-EN 12224:2001 para la resistencia a la intemperie.

- La malla será resistente a los disolventes y a los materiales descongelantes.

290b.4.  Ejecución de las obras

Suministro, transporte y manipulación.

Los geocompuestos se suministrarán, normalmente, en bobinas o rollos. Estos deberán llevar un embalaje opaco para evitar el deterioro por la luz solar, e irán debidamente identificados y etiquetados según la norma UNE-EN ISO 10320:1999. De acuerdo con ésta, cada rollo o unidad vendrá marcado al menos con:

- Datos del fabricante.

- Nombre del producto

- Tipo de producto

- Identificación del rollo o unidad.

- Masa bruta nominal del rollo o unidad, en kilogramos (Kg)

- Dimensiones del rollo o unidad desempaquetado (del material, no del paquete)

- Masa por unidad de superficie, en gramos por metro cuadrado (gr/m2)

- Principales tipos de polímeros utilizados.

El nombre y tipo de geocompuestos estarán estampados de manera visible e indeleble en el propio material a intervalos de cinco metros, tal y como indica la norma, para que pueda ser identificado una vez eliminado el embalaje opaco. Es recomendable que quede estampada la partida de producción y la identificación del rollo o unidad. Se deberá identificar en cada rollo o unidad la fecha de fabricación.

En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos en las capas exteriores de los rollos (pinchazos, cortes, etc.)

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos cortantes y punzantes. Podrían apilarse uno encima de otro con una altura máxima de 3 y paralelos para evitar deformaciones. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya sido dañado o no esté debidamente identificado.

Si es necesario el almacenamiento en periodos superiores a quince días, se respetarán escrupulosamente las indicaciones del fabricante, especialmente en lo relativo a la protección frente a la acción directa de los rayos solares, mediante techado o tapado con lonas ancladas o sujetas. Debe ser protegido de las altas temperaturas para que el material bituminoso del geocompuesto no se adhiera entre si y dificulte el desenrollado.

En el momento de la colocación, el Director de Obra ordenará la eliminación de las capas más exteriores, si estas muestran síntomas de deterioros, y en el resto se podrán pedir los ensayos necesarios para asegurar su calidad. No se colocará ningún rollo o fracción que en el momento de la instalación no resulte identificado por su marcado original.

Puesta en obra.

Preparación de la superficie.

La utilización de un tipo de geocompuesto determinado condiciona la preparación de la superficie, según las especificaciones del fabricante.

Este tipo de Geocompuesto puede colocarse directamente sobre el firme de hormigón previo riego de adherencia. Si se permite la ejecución sobre superficies fresadas dada la alta resistencia mecánica.

No es necesario tratar grietas que tengan una anchura inferior a 3 mm. Las grietas mayores se deberán limpiar y sellar mediante un tratamiento bituminoso aceptado por el Director de Obra.

La superficie debe estar seca y libre de material suelto para garantizar la adhesión entre las capas de asfalto, retirando el material suelto.

La superficie, una vez lista se debe regar de manera uniforme con una cantidad aproximada de 1,8 a 2,3 kg/ m2 de una emulsión catiónica rápida con un 70% de betún, (la cantidad de betún residual tiene que ser alrededor de 1,3 a 1,6 kg/m2). La cantidad del riego se determinará in situ de acuerdo con las condiciones del lugar, para conseguir la cantidad de betún residual establecida entre 1,3 y 1,6 kg/m2. En superficies rugosas esta dosis ha de incrementarse. El grado de impregnación del tejido ha de ser comprobado constantemente y, si es necesario, deberá ser ajustado para garantizar la adhesión entre las capas de asfalto.

Hay que esperar a que la emulsión rompa, antes de instalar el geocompuesto; la rotura se manifiesta por un cambio de color de marrón a negro, lo que indica que el todo el agua de la emulsión se ha evaporado.

Instalación del geocompuesto.

El geocompuesto de refuerzo de asfalto debe extenderse de manera plana y sin arrugas, colocando siempre el geotextil en la parte inferior en contacto con la superficie.

Se utilizará accesorio montado sobre retroexcavadora o pala mixta que permita el giro de los rollos para el fácil extendido de los mismos.

El inicio del rollo puede fijarse de forma que se facilite el desenrollado de los mismos, pero de tal forma que no se creen irregularidades, ni puntos singulares que puedan dañar el geocompuesto.

El extendido se puede hacer de manera manual o mecánica pero evitando que se levante del suelo mientras se desenrolla.

El solape longitudinal de los rollos debe ser de 25 cm. La parte final del rollo anterior se coloca por encima de la parte inicial del siguiente, para evitar que el camión o la extendedora levanten el geocompuesto.

El solape de los rollos en sentido transversal debe ser de 15 cm, los solapes deberían tratarse con un mínimo de 0,15 kg/ m2 de emulsión bituminosa.

En los bordes laterales de extensión del geocompuesto se mantendrá al menos un resguardo de 75 cm a cada lado de la superficie que se desea cubrir.

En las zonas con curvas, el geocompuesto se corta en trozos y se extiende solapándose, la longitud de los trozos dependerá del radio de la curva, formando una poligonal.

No se permite la circulación de tráfico por encima del geocompuesto hasta que no se haya extendido la capa de asfalto superior.

Extendido de firme con mezcla bituminosa

La utilización de un tipo de geocompuesto determinado condiciona el proceso de extendido de firme, según las especificaciones del fabricante.

La capa de Geocompuesto debe quedar cubierta al menos con una capa de mezcla bituminosa de espesor superior a 4 cm tras la compactación.

Se debe aglomerar tras la instalación del geocompuesto sin sufrir retrasos, una vez producida la rotura de la emulsión. La base inferior y el refuerzo deben estar secos. Si llueve durante la instalación se recomienda no continuar con la misma y cubrir el material para evitar que se moje.

Se debe evitar la formación de arrugas o pliegues, aunque pequeñas arrugas no afectan al comportamiento del refuerzo.

Las juntas de asfaltado no deben coincidir con los solapes de extendido del geocompuesto.

La compactación inicial de la nueva capa de mezcla bituminosa, debe realizarse con compactadores ligeros. Los rodillos con vibración resultan negativos en capas menores de 8 cm. El grado de compactación de la nueva capa se consigue siguiendo los procedimientos habituales.

Es recomendable que los camiones avancen por sí mismo y no empujados por la máquina extendedora.

290b.5. Recepción y Control de calidad

De los materiales.

La garantía de calidad de los geocompuestos empleados en la obra será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.

El contratista debe aportar la relación de empresas suministradores del material a emplear, así como la marca comercial, o referencia que dichas empresas dan a cada uno de los materiales y las características técnicas de los mismos.

Las características técnicas exigibles al geocompuesto serán las especificadas en el Pliego de prescripciones técnicas particulares, y en todo caso se realizarán las relativas a masa por unidad de superficie, UNE-EN 965, resistencia a tracción y alargamiento bajo carga máxima, UNE-EN ISO 10319:2015 y perforación dinámica por caída de cono, UNE-EN 918 o cualquier otra que el Director de Obra desee verificar.

Los productos sólo serán aprobados si los valores exigidos cumplen con lo exigido en el Pliego de condiciones técnicas particulares, quedando garantizados por lo valores nominales y sus tolerancias, y deben ir acompañados del certificado acreditativo de homologación de marca y sello de calidad. Una vez aprobados por la Dirección de Obra, estos valores pasan a ser exigibles y su incumplimiento puede dar lugar al rechazo de lotes o partidas.

Para llevar a cabo el control de calidad se define el tamaño del lote de material que se aceptará o rechazará en bloque. El lote corresponderá a elementos de una misma partida, marca, clase o uso y nunca estará compuesto por más de 30 rollos, ni por más de diez mil metros cuadrados.

Se elegirán al azar cinco rollos o unidades sobre los que se harán los ensayos que correspondan a las características a comprobar, la preparación de probetas se realiza conforme a UNE-EN 963.

En la recepción del producto se comprobará el peso bruto de cada rollo y podrá rechazarse todo aquel que tenga un peso inferior al nominal del mismo. Se comprueba así mismo la masa por unidad de superficie. Que debe ser al menos igual a la que determina el fabricante teniendo en cuenta la densidad del geocompuesto.

Para que un lote sea aceptado se habrán de cumplir simultáneamente las características siguientes:

- El valor medio obtenido es mejor que el exigido.

- Hay a lo sumo una muestra con valor peor que el exigido, y en todo caso, la desviación no supera el 5% del mismo.

En caso de no cumplirse alguna o las dos, de estas condiciones el lote será rechazado o devuelto.

Los ensayos a realizar sobre cada lote serán:

- Determinación de masa por unidad de superficie UNE-EN 965.1995

- Ensayo para determinar espesor UNE-EN 964.1995

- Determinación de resistencia a la intemperie UNE-EN 12224.2001

- Resistencia a tracción y alargamiento bajo carga. UNE-EN ISO 10319.2015

- Resistencia al punzonamiento UNE-EN ISO 1236:2007

- Confirmación de calidad según el PG-3

Los ensayos a realizar sobre el material y la frecuencia establecida están reflejados en la siguiente tabla; serán también de aplicación los establecidos en el artículo 290. Geotextiles del PG-3 no incluidos en el presente artículo; el coste de los ensayos será sufragado según indica el artículo 104.3 del presente pliego.

Los ensayos en la recepción del material a realizar son:

GEOCOMPUESTO

Por diez mil metros cuadrados de zona marcada, en Proyecto (10.000 m2), con las mismas características, o por zona si esta es menor:

Un ensayo de determinación de masa por unidad de superficie UNE-EN 965:1995

Un ensayo de para determinar espesor UNE-EN 964-1:1995

Determinación de la resistencia a la intemperie UNE-EN 12224 2001

Resistencia a tracción y alargamiento bajo carga UNE-EN ISO 10319:2015

Resistencia a punzonamiento estático UNE-EN ISO 1236:2007

Resistencia a perforación UNE-EN ISO 918:1996

Fluencia UNE-EN ISO 13431:2000

Propiedades hidráulica: Permeabilidad normal al plano UNE-EN ISO 11058:2010 Permeabilidad en el plano UNE-EN ISO 12958:2010 Abertura característica UNE-EN ISO 12956:2010

Confirmación calidad: PG-3 Masa por unidad de superficie UNE-EN 965:1995 Resistencia a la perforación dinámica UNE-EN 918:1996 Tracción y alargamiento UNE-EN ISO 10319:2015 Resistencia a la intemperie UNE-EN 12224:2001

Los ensayos y controles a realizar sobre la ejecución son:

Salvo que el geocompuesto vaya a ser cubierto el mismo día de la instalación, se exigirá una resistencia a la tracción remanente, después de un ensayo de resistencia a la intemperie, según UNE-EN 12224, de al menos el 60% de la nominal si el geocompuesto va a quedar cubierto antes de 15 días.

Si el plazo es superior a 15 días debe ser superior al 80%. No se aceptan geocompuestos que quedan expuestos más de 4 meses desde su puesta en obra sin ser cubiertos y si han transcurrido más de 6 meses desde su fabricación.

El contratista facilitará al Director de Obra diariamente un parte de la ejecución de obra en el que debe figurar:

- Fecha de instalación

- Localización en la obra de los elementos instalados.

- Fecha de fabricación de los elementos instalados.

- Observaciones e incidencias que pudieran influir en las características y durabilidad de los elementos instalados.

Se comprobará por separado que la preparación de superficie, extendido del geocompuesto, y posterior asfaltado se realicen según el presente artículo antes de comenzar con la fase siguiente.

Se comprobarán que se cumplen los solapes y resguardos exigidos.

No se procederá a la fase de asfaltado hasta comprobar que el extendido del geocompuesto se ha realizado correctamente.

290b.6. Aceptación final

La aceptación final se llevará a cabo cuando esté completamente extendido según las especificaciones del fabricante, y antes de llevar a cabo el extendido de la mezcla bituminosa.

290b.7. Tratamiento de no conformidades

Se rechazarán aquellos lotes que en la recepción de materiales no cumplan con las especificaciones de producto exigidas, así como aquellos lotes que no hayan sido manejados correctamente en el transporte y acopio, presentando deterioros producidos en la fase de manipulación hasta su puesta en obra.

Se corregirán antes del proceso de asfaltado todos los defectos de extendido del geocompuesto, quedando éste completamente bien colocado. La tolerancia en los pliegues admitidos, así como los solapes entre capas serán los establecidos por el fabricante.

290b.8. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de geocompuesto sobre firme de hormigón se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de Medida | Metro cuadrado (m2) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos (2) decimales |
| Forma de medición | Los geocompuestos se medirán por metro cuadrado de superficie cubierta, quedando incluidos en este precio los solapes necesarios y en todo caso los indicados en el PPTP. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementario | El precio por metro cuadrado incluye los elementos necesarios para la colocación y puesta en obra del geocompuesto, así como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento. Se consideran incluidas las uniones mecánicas por cosido, o fijación que sean necesarias para la correcta instalación del geocompuesto según determine el Proyecto y el Director de obra. |

# Parte 3.-  Explanaciones

Artículo 300. Desbroce del terreno.

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 300 del PG-3.

300.1. Definición

Excepto para lo especificado en este artículo será de aplicación lo prescito en la normativa vigente, en particular en el artículo 300. Desbroce del terreno del PG-3 en lo que resulte de aplicación a la unidad de obra.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 300.0010 | m² | DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. |
| --- | --- | --- |

La ejecución de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones:

- Retirada de la capa superficial de tierras hasta conseguir una superficie de trabajo lisa y uniforme.

- Eliminación de plantas, tocones de árboles y arbustos con sus raíces, cepas, broza, escombros, basura, etc.

- Carga, transporte y descarga en instalación de gestión de residuos de los materiales sobrantes

- Nivelación y compactación del terreno.

Siempre que, a juicio de la Dirección de Obra, sea conveniente incluir la capa superficial del terreno junto con la excavación de la tierra vegetal existente, no se ejecutará la unidad de desbroce como unidad independiente de la excavación de tierra vegetal.

300.2. Ejecución de las obras

- 300.2.1. Remoción de los materiales de desbroce.

Se estará en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Durante la ejecución de las obras el contratista debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

El contratista debe tener en cuenta:

- Tomará las precauciones necesarias para evitar daños en zonas que no son afectadas por la actuación.

- Evitar daños en la vegetación, objetos y servicios que deben permanecer tras las obras. Los daños sobre los mismos serán subsanados por cuenta del contratista.

- Se garantizará que en aquellos terraplenes en los que se prevea la ejecución de un cimiento con cajeado bajo la rasante de la explanación, se eliminen todos los tocones o raíces con dimensiones máximas de secciones superiores a diez centímetros (10 cm.), de tal forma que no quede ninguno dentro del cimiento ni a menos de cincuenta centímetros (50 cm.) de profundidad bajo la cota de la explanada.

- Igualmente se eliminarán aquellos tocones de la vegetación que a juicio del Director de las Obras sea necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de circulación y de las incidencias del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo. Las oquedades resultantes de la extracción de tocones, se rellenarán con suelo seleccionado y compactado hasta enrasar con la superficie adyacente.

- Los huecos en la zona de explanada se rellenarán con suelo seleccionado y compactados hasta el 98 % del Próctor, o según las indicaciones del Director de Obra.

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las instrucciones del Director de las Obras.

- 300.2.2. Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroce.

Los productos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán llevados a vertedero. En todo caso se evitarán daños a la vegetación y bienes próximos.

La tierra vegetal procedente del desbroce se eliminará en vertedero salvo indicación expresa del Director de Obra

En el caso de acopios se guardarán en montones de altura no superior a dos metros (2 m), evitando el paso de vehículo o sobrecargas sobre ellos.

300.3. Criterios de aceptación o rechazo

La aceptación de la unidad se producirá cuando:

- Se haya llevado a cabo la limpieza y retirada de todos los elementos relacionados en este artículo.

- No queden capas de hormigón o material duro por debajo de la superficie de despeje y desbroce.

Criterios de aceptación o rechazo

Si no se ha retirado todo el material, sin la superficie limpia  y quedan capas duras de material por debajo de la zona despejada, se subsanará por cuenta del contratista.

300.4. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de obra se realizará conforme a las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | metro cuadrado (m2) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos (2) decimales |
| Forma de medición | Se medirá por metros cuadrados (m2) según la superficie realmente despejada y desbrozada y posteriormente nivelada y compactada, de acuerdo con los límites de obra definidos en los planos, medidos sobre la proyección horizontal del terreno. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | La unidad incluye arranque de arbustos, tocones, broza y escombros, así como la carga y transporte a instalación de gestión de residuos. |

Artículo 301. Demoliciones

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 301 del PG-3.

301.1. Definición

Este artículo es de aplicación a las unidades de obra consistentes en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, firmes, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra.

301.2. Aplicación

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 301.0040N | m3 | EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y RETIRADA DEL FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO, i/ DEMOLICIÓN DE CUNETAS, ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. |
| --- | --- | --- |
| 301.0020 | m³ | DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. |
| 301.0030 | m3 | DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. |
| 301.0040 | m² | DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. |
| 301.0130 | m | LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. |
| 301.0130N | m | DESMONTAJE DE PRETIL, INCLUSO RETIRADA DE ANCLAJES, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. TOTALMENTE TERMINADO |
| 301.0120 | m | LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS INCLUSO DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. |
| 301.0101N | ud | RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE, SIN DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. TOTALMENTE TERMINADO |
| 301.0102N | m2 | DESMONTAJE DE PANEL DE SEÑALIZACÓN FIJA RETROILUMINADA EXISTENTE, SITUADO SOBRE PÓRTICO, BANDEROLA O EN EL LATERAL DE LA CARRETERA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A INSTALACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM. TOTALMENTE TERMINADO. |
| 301.0103N | ud | DESMONTAJE DE PÓRTICO O BANDEROLA DE SUSTENCICIÓN SOBRE AUTOVÍA, SIN INCLUIR LA CIMENTACION, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A INSTALACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM. TOTALMENTE TERMINADO. |

301.3. Estudio de la demolición

La ejecución de la unidad incluye la realización de las operaciones siguientes:

- Trabajos de preparación y de protección.

- Aportación de maquinaria, accesorios, mano de obra y equipos para realizar la demolición requerida así como para transportar los productos procedentes de la misma.

- Realización de la demolición con los medios mecánicos necesarios, realizándose de manera simultánea, siempre que sea posible, la carga de los escombros.

- Limpieza de productos sobrantes.

- Carga y transporte a instalación de gestión de residuos hasta una distancia máxima de sesenta (60) kilómetros.

Los escombros resultantes de la demolición serán clasificados, transportados y tratados a una planta de gestión de residuos, tal y como se especifica en artículo de Gestión de Residuos de este Pliego.

301.4. Ejecución de las obras

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de demolición, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras.

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución.

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo:

- Métodos de demolición y etapas de su aplicación.

- Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras necesarios.

- Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.

- Protección de las construcciones e instalaciones del entorno.

- Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición.

- Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición.

- Cronogramas de trabajos.

- Pautas de control.

- Medidas de seguridad y salud.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Además, antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de gas enterradas.

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso.

El Director de la obra decidirá sobre el posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar.

El material resultante de la demolición se envía a gestor de residuos autorizado.

301.5. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de demolición de firme existente, y las fábricas de hormigón en masa o armado se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metro cúbico (m3) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de precios para la unidad de aplicación. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio incluye los costes que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a tomar para garantizar la seguridad, así como para la obtención de licencias y permisos. El transporte a vertedero está incluido en el precio hasta una distancia máxima de sesenta kilómetros. Siendo objeto de medición y abono independiente para distancias superiores. El precio no incluye los costes de clasificación de residuos a pie de obra, ni el canon y coste de gestión de residuos en la planta de tratamiento, siendo objeto de medición y abono independiente, tal y como se detalla en el anejo de Gestión de residuos y repercutido en el presupuesto en el apartado correspondiente. |

La medición y abono de la unidad de demolición de firme medida en metros cuadrados y desmontaje de carteles se realizará según las prescripciones siguientes

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de precios para la unidad de aplicación. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio incluye los costes que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a tomar para garantizar la seguridad, así como para la obtención de licencias y permisos. El transporte a vertedero está incluido en el precio hasta una distancia máxima de sesenta kilómetros. Siendo objeto de medición y abono independiente para distancias superiores. El precio no incluye los costes de clasificación de residuos a pie de obra, el canon y coste de gestión de residuos en la planta de tratamiento, siendo objeto de medición y abono independiente, tal y como se detalla en el anejo de Gestión de residuos y repercutido en el presupuesto en el apartado correspondiente. |

La medición y abono de demolición de barreras metálicas, pretil y vallas metálicas cuya unidad de medida son metros se realizará según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metro (m) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de precios para la unidad de aplicación. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio incluye los costes que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a tomar para garantizar la seguridad, así como para la obtención de licencias y permisos. El transporte a vertedero está incluido en el precio hasta una distancia máxima de sesenta kilómetros. Siendo objeto de medición y abono independiente para distancias superiores. El precio no incluye los costes de clasificación de residuos a pie de obra, el canon y coste de gestión de residuos en la planta de tratamiento, siendo objeto de medición y abono independiente, tal y como se detalla en el anejo de Gestión de residuos y repercutido en el presupuesto en el apartado correspondiente. |

La medición y abono de las unidades de desmontaje de señales y pórticos cuya unidad de medida son número enteros se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Número entero. |
| Forma de medición | Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de precios para la unidad de aplicación. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio incluye los costes que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a tomar para garantizar la seguridad, así como para la obtención de licencias y permisos. El transporte a vertedero está incluido en el precio hasta una distancia máxima de sesenta kilómetros. Siendo objeto de medición y abono independiente para distancias superiores. El precio no incluye los costes de clasificación de residuos a pie de obra, el canon y coste de gestión de residuos en la planta de tratamiento, siendo objeto de medición y abono independiente, tal y como se detalla en el anejo de Gestión de residuos y repercutido en el presupuesto en el apartado correspondiente. |

Artículo 305. Hidrodemolicion

305.1. 	Aplicación

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 301.0180N | m³ | DEMOLICIÓN SELECTIVA (HIDRODEMOLICIÓN) DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN, INCLUSO SUMINISTRO DE AGUA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL RETIRADO A VERTEDERO |
| --- | --- | --- |
| 301.0181N | ud | PUESTA A DISPOSICIÓN DE ROBOT DE HIDRODEMOLICIÓN, INCLUSO TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A ZONA DE OBRA, MONTAJE, DESMONTAJE Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN. TOTALMENTE TERMINADA |

Se define como puesta a disposición de equipos de hidrodemolición al desplazamiento a obra, montaje y desmontaje de equipo de hidrodemolición y posterior retirada.

Consiste en la hidrodemolición selectiva de la losa de hormigón pretensado en ambas márgenes del tablero para realizar una perfecta conexión con la ampliación, respetando en todo momento el armado existente. Dicha unidad, será de aplicación en la estructura localizada en el P.I. 2+275.

La hidrodemolición es una técnica constructiva que consiste en la utilización de un chorro de agua a alta presión como herramienta de demolición o extracción selectiva de hormigón. Esta nos permite la eliminación controlada de hormigones de distinta resistencia, desde enfermos y débiles hasta Hormigón de alta resistencia que resisten hasta 2.000kg/cm2 (200 MPa) a compresión.

Incluye las siguientes operaciones:

- Transporte a obra de la maquinaria de hidrodemolición y posterior retirada.

- Implantación en obra, montaje y desmontaje de la unidad de hidrodemolición.

- Aportación de maquinaría, accesorios, mano de obra y equipos para realizar la hidrodemolición.

- Aportación de la energía eléctrica y del agua potable (mediante camiones cisterna) necesarios.

- Realización de la hidrodemolición con técnicas de ULTRA-ALTA PRESIÓN (Presión > 2.000BAR y caudal máximo 60 l/min) en elementos estructurales de hormigón, dejando la armadura al descubierto en la profundidad y anchura indicadas en planos, ejecutado con sistemas robotizados.

- Limpieza de productos sobrantes.

Los escombros resultantes de la demolición serán clasificados, transportados y tratados a una planta de gestión de residuos, tal y como se especifica en el artículo de Gestión de Residuos de este Pliego.

305.2. 	Estudio de la demolición

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución.

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo:

- Etapas de la demolición.

- Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras necesarios.

- Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.

- Protección de las construcciones e instalaciones del entorno.

- Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición.

- Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición.

- Cronogramas de trabajos.

- Pautas de control.

- Medidas de seguridad y salud.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

305.3. 	Maquinaria y medios

Puesta a disposición del equipo

El equipo quedará instalado después del montaje, en el lugar indicado por el Director de Obra, con las conexiones realizadas y preparado para su puesta en marcha.

Es necesaria la aprobación del Director de Obra para utilizar el equipo.

En cuanto al resto de materiales y equipos se debe cumplir:

El agua potable, libre de cloruros, necesaria para el funcionamiento del equipo de hidrodemolición se suministrará mediante camiones cisterna o cubas, en caso de no resultar posible una acometida a la red en la zona de las obras. Dichos camiones cisterna o cubas estarán limpios y no contendrán cloruros u otros elementos que puedan afectar a la maquinaria de hidrodemolición a través del agua que se ha transportado y/o acumulado en ellos.

Previo a la ejecución de la hidrodemolición, el Contratista deberá contactar con el Organismo gestor de la red de abastecimiento para confirmar la viabilidad de toma de agua desde una acometida a la red.

Los equipos auxiliares de trabajo requeridos son:

- Camiones cisterna o cubas

- Grupo electrógeno

El número de personas que intervendrán en la actividad que nos ocupa, estará en función de las necesidades de la obra, previéndose en principio un número de tres operarios. Entre los que se incluyen:

- 1 Encargado Especialista.

- 1 Maquinista de robot.

- 1 Operador de bomba.

La maquinaria específica para la hidrodemolición constará de:

Unidad de ultra-alta presión (uap)

- La unidad generadora de agua a ultra-alta presión será accionada por motor diesel superior a 300CV de potencia.

- Deberá ser capaz de alcanzar 2.500bar de presión máxima y ofrecer un caudal de 50litros/minuto.

- Deberá ser accionada por mando a distancia eléctrico 24 V tipo EXi (no provoca chispas)

- Deberá tener cuadro de mandos que permitan preseleccionar la presión de trabajo y ofrecer lecturas en tiempo real de la presión de trabajo.

- Deberá cumplir con las especificaciones de seguridad indicadas por el fabricante.

Mangueras de ultra-alta presión

Las mangueras a emplear serán especiales para trabajos con Ultra-Alta presión.

- La presión de uso admisible de trabajo será la capacidad máxima de la bomba 2.500bar. Estarán fabricadas con al menos 7 mallas de acero entrelazado y protegidas por una vaina poliamida o similar.

- Dispondrán de los certificados de las correspondientes pruebas de presión de trabajo realizadas por el fabricante.

- La presión de rotura indicada por el fabricante deberá ser al menos 1,5 veces la presión máxima de la bomba de Ultra-Alta Presión.

- Se deberán cumplir las indicaciones de uso y mantenimiento del fabricante.

Robot de hidrodemolición

- El robot de hidrodemolición a emplear será específico y adaptado al tipo de elemento estructural a hidrodemoler, será obligatoriamente accionado por motor diésel.

- Deberá contar con todas las protecciones en la campana de chorreo en perfectas condiciones.

- Deberá ser manejado a distancia por mando de radiofrecuencia.

- Será programable y gestionado por autónomamente por una PLC digital.

- El diámetro de salida de la tobera será de 1,3mm a 1,5mm.

- Deberá cumplir con las especificaciones de seguridad indicadas por el fabricante.

Finalmente, deberán disponerse igualmente a la hora de la realización de la hidrodemolición de herramientas manuales para trabajo y mantenimiento de los equipos.

305.4. 	Ejecución de las obras

Puesta a disposición

No se trabajará con lluvia intensa, nieve o viento superior a 50 km/h. En estos supuestos se asegurará la estabilidad del equipo.

La operación de montaje y desmontaje del equipo, la realizará personal especializado, siguiendo las instrucciones del técnico de la compañía suministradora y del Director de Obra.

La operación de transporte y descarga se realizará con las precauciones necesarias para no producir daños al equipo. No se producirán daños en la maquinaria.

Se tomarán precauciones para no producir daños a construcciones, instalaciones u otros elementos existentes en la zona de montaje y desmontaje.

Condiciones generales

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras.

Los camiones cisterna o cubas así como los equipos electrógenos se dispondrán en la zona habilitada para la maquinaria, alejados de la zona de actuación de las obras.

Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente.

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso.

El Director de la obra decidirá sobre el posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar.

Funcionamiento y bases de la hidrodemolición

El agua a alta presión penetra en el entramado poroso del hormigón, generando tensiones internas suficientes que provocan micro-estallidos superficiales en la zona de incidencia directa del chorro. Por tanto, la hidrodemolición no es efectiva por la fuerza y repetición de impactos, como las antiguas e indiscriminadas herramientas percutoras, sino por la generación de innumerables micro-estallidos, provocados por efecto de la presión del agua, en la superficie de determinados materiales porosos como el hormigón. El resto de elementos internos de la estructura, como pueden ser armaduras, cables, tensores, etc. metálicos y no porosos permanecen intactos.

Para la hidrodemolición concreta en tableros se empleará un robot de hidrodemolición que manejará el chorro de agua a alta presión que le proporciona la unidad de bombeo de agua a alta presión. Existen distintos tipos de robots específicos eléctricos y diésel. Los robots eléctricos precisan de una manguera trifásica de suministro de energía, esta puede quedar oculta entre el agua y hormigón desprendido y puede provocar riesgos procedentes de la falta de aislamiento eléctrico en contacto con el agua, tropiezos a los operarios, etc. Los robots diésel son autónomos y evitan la disposición de mangueras eléctricas en la zona de trabajo. Para este trabajo se empleará obligatoriamente un robot diésel, dirigido a distancia preferiblemente por un mando de radiofrecuencia.

Proceso de trabajo

La Unidad de UAP se situará alejada de la zona a hidrodemoler, preferentemente en una zona horizontal reservada al efecto, al igual que el resto de equipo auxiliar para que no influya en los movimientos del robot.

Igualmente, se tendrá en cuenta en el momento de implantación los suministros que ha de recibir esta (combustible y agua). Desde la Unidad UAP se instalará mangueras de presión hasta el robot que se posicionará sobre la zona a intervenir, debiendo haber sido retirados todos los obstáculos que impidan su avance.

Con las medidas de seguridad dispuestas, se podrá iniciar la hidrodemolición sobre la estructura de hormigón. Inicialmente, se realizará una calibración de parámetros que permitan alcanzar la profundidad de extracción deseada en una pequeña área de control. Posteriormente, el trabajo se realizará sin paradas. El avance del robot será hacia atrás.

305.5. 	Medición y abono

La medición y abono de la unidad de obra de hidrodemolición se realizará según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metro cúbico (m3). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros cúbicos realmente hidrodemolidos en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio incluye los costes que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a tomar para garantizar la seguridad, así como para la obtención de licencias y permisos. El precio incluye la carga y transporte a vertedero o instalación de gestión de residuos. El canon o coste de gestión de residuos en la planta de tratamiento no está incluido en el precio, siendo objeto de medición y abono independiente. El precio tampoco incluye los costes de clasificación de residuos a pie de obra, que son igualmente objeto de medición y abono independiente. |

La medición y abono de la unidad de obra de puesta a disposición de equipo de hidrodemolición se realizará según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Número entero |
| Forma de medición | Número de puestas a disposición de equipo |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye el traslado a obra y a distintas posiciones del equipo. El montaje y mantenimiento durante la ejecución de las obras y la posterior retirada una vez finalizada las obras. Todos los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

Artículo 310. Desmontaje de tubería de fibrocemento

310.1. Definición y aplicación

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 301.0160 | m | DESMONTAJE DE CONDUCCIÓN DE FIBROCEMENTO i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. |
| --- | --- | --- |

Se define la unidad como el desmontaje de tubería de fibrocemento y el tratamiento de residuos según la normativa vigente.

La ejecución de la unidad requiere de la realización de las operaciones siguientes:

- Retirada de la tubería que contiene fibrocemento.

- Todas las instalaciones y medios necesarios para el tratamiento, carga y transporte de materiales peligrosos.

310.2. Ejecución de las obras

Se obtendrán los permisos necesarios para la gestión de residuos peligrosos. Se tratará el residuo según lo establecido en la normativa vigente.

La retirara del residuo se llevará a cabo por entidad autorizada para ello, y se establecerán los protocolos establecidos en la normativa vigente para el tratamiento.

El material resultante de la demolición se enviará a gestor de residuos autorizado.

Se emplearán las instalaciones y medios necesarios para el tratamiento de residuos peligrosos según la normativa vigente.

Los operarios dispondrán de los equipos de protección individual y colectiva necesaria para el tratamiento de los mismos.

Se dispondrán de las medidas necesarias para evitar la contaminación del terreno con amianto.

Se señalizará la zona para evitar la entrada de personal ajeno al tratamiento de los residuos.

310.3. Recepción

Se aceptará la unidad una vez que se han retirado todas las tuberías y el terreno ha quedado libre de restos de tuberías y amianto.

El contratista presentará la documentación exigida por la normativa vigente para el tratamiento de los residuos que contienen amianto.

Presentará al director de obra la documentación que acredite que se ha llevado a cabo el tratamiento de residuos peligroso según la normativa vigente.

310.4. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de desmontaje de la conducción de fibrocemento se realizará conforme a las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros de tubería retirada |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez recibida la documentación que justifique el tratamiento del residuo |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye: Los costes de la gestión de los permisos necesarios para el tratamiento de residuos que contienen amianto, la carga y transporte a instalación de gestión de residuos Todos los materiales y medios necesarios para el tratamiento, carga y transporte de residuos peligrosos. No está incluida la excavación ni el relleno posterior. |

Artículo 311. Limpieza de obra de drenaje

311.1. Definición y aplicación

Se define como la limpieza y acondicionamiento de tuberías de drenaje existente, incluye la limpieza del cuerpo de la obra, las rejillas de las arquetas y las salidas y entradas de las mismas.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 301.0161N | ud | LIMPIEZA DE OBRA DE DRENAJE INCLUYENDO CUERPO DE LA OBRA, REJILLAS DE ARQUETAS Y SALIDA Y ENTRADA DE LA OBRA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL OBTENIDO A INSTALACION DE GESTIÓN DE RESIDUOS. TOTALMENTE TERMINADO |
| --- | --- | --- |

La ejecución de la unidad requiere de la realización de las operaciones siguientes:

- Retirada de rejillas, tapas, y cualquier elemento que impida el acceso al cuerpo de la obra.

- Extracción de los materiales hallados en el interior del cuerpo de la obra.

- Carga y transporte de los materiales extraídos a instalación de gestión de residuos.

311.2. Ejecución de las obras

Antes de comenzar la limpieza se retirarán todos los elementos que impidan el acceso a ella, se trasladarán hasta acopio y se repondrán una vez terminados los trabajos de limpieza.

Se extraerá todo el material encontrado en el cuerpo de la obra de drenaje.

El cuerpo debe quedar limpio de objetos, antes de su entrega se procederá al soplado de todo el cuerpo y elementos que la integran.

El material extraído se cargará y trasladará a instalación de gestión de residuos.

311.3. Recepción

Se aceptará la unidad una vez que se compruebe que se ha procedido a la limpieza de todos los elementos que integra la obra de drenaje.

Se comprobará que se han instalado todos los elementos de la obra, como por ejemplo, rejillas, tapas, etc,

Se comprobará que se ha retirado todo el material extraído a instalación de gestión de residuos.

311.4. Medición y abono

La medición y abono de la unidad limpieza de obra de drenaje se realizará conforme a las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Número entero |
| Forma de medición | Obra de drenaje realmente limpiada |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye, la retirada de los elementos que impidan el acceso al cuerpo de la obra, todos los medios y materiales necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Carga y transporte del material obtenido a instalación de gestión de residuos. Totalmente terminado. |

Artículo 319. Fresado

El fresado del firme se ajustará a las prescripciones establecidas en la vigente instrucción 6.3. I.C. Rehabilitación de firmes

319.1. 	Aplicación

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 301.0140 | m²cm | FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. |
| --- | --- | --- |

La ejecución de la unidad incluye la realización de las operaciones siguientes:

- Fresado en frio de capas del firme hasta el espesor marcado

- Carga y transporte a vertedero de los materiales procedentes del fresado.

319.2. 	Ejecución de las obras

- 319.2.1. Maquinaria

El equipo necesario para la ejecución de las obras es el indicado seguidamente:

- Fresadora autopropulsada, capaz de efectuar el fresado en frío en las condiciones estipuladas en este artículo.

- Equipo de carga y transporte del material fresado hasta centro gestor de residuos.

- Equipo de barrido y limpieza, consistente en barredoras mecánicas de cepillo, que preferiblemente irán dotadas de equipos de aspiración. En lugares de difícil accesibilidad podrán emplearse escobas de mano.

Para la limpieza final se empleará un sistema de soplado mediante aire comprimido.

- 319.2.2. Ejecución de las obras

En la ejecución de las obras se dan los siguientes casos:

Delimitación de las superficies sometidas a tratamiento y profundidad de fresado

Se definirán las siguientes zonas de fresado:

- Las superficies necesarias para llevar a cabo la transición entre el firme existente y el nuevo firme. Se establece una distancia de cien (100) metros en el tronco y veinte (20) metros en los ramales desde el final de la zona de actuación, y en todo el ancho de la calzada.

- La superficie sobre la estructura necesaria para la ampliación de las estructuras. En el fresado del firme sobre estructura, con objeto de mejorar la impermeabilización del tablero, se fresará completamente el firme hasta descubrir la cara superior del tablero.

En ambos casos la zona final objeto de fresado se delimitará en la calzada por parte del Director de las Obras, tras una inspección visual detallada y un análisis de las deflexiones, muestras y ensayos disponibles.

Para ello el Director de las Obras podrá solicitar la realización de toma de muestras, ensayos y deflexiones adicionales que estime necesarias para delimitar exactamente las superficies que deben someterse a fresado. El Contratista correrá con los gastos de su realización.

En este artículo se definen las condiciones a observar durante la ejecución del fresado para garantizar que se obtienen los espesores necesarios para realizar la transición entre firmes o para eliminar la capa de mezcla bituminosa sobre las losas de las estructura.

En el caso de ejecutar el fresado en sucesivas capas de aglomerado, se realizará un escalonamiento entre capas de cuarenta centímetros (40 cm), de tal forma que no coincidan las juntas de fresado de las capas. El escalonamiento a realizar evita la entrada de agua a capas inferiores, dificultando la penetración de la misma.

Antes de comenzar el fresado, el Contratista procederá, a su costa, al replanteo de detalle de las zonas que hay que fresar. El replanteo de detalle de todas las superficies sometidas a tratamiento se realizará con marcas de pintura sobre el propio pavimento, de forma que no den lugar a error.

Fresado por agotamiento estructural del firme

Si una vez fresada las capas necesarias, para la transición, se considerara que existe agotamiento estructural del firme porque se observe en su superficie un agrietamiento de tipo estructural (zonas del carril cuarteadas en malla gruesa o fina y zonas de las rodadas con grietas longitudinales, ramificadas o no). En este caso, si no se conoce la profundidad del agrietamiento, se procederá a un reconocimiento más detallado del firme del carril mediante la extracción de testigos y la ejecución de calicatas escalonadas capa a capa. La eliminación parcial de firme y su posterior reposición deberá alcanzar la profundidad necesaria de acuerdo con lo indicado en el apartado 9.3.2 de la Norma 6.3.I.C. "Rehabilitación de firmes" o hasta la capa cuya superficie no presente agrietamiento estructural. En todo caso, se eliminará la parte superior de la capa no eliminada (1 cm) cuando presente alteraciones que afecten a su integridad o no pueda quedar garantizada una buena adherencia con el material de reposición.

En el caso en que, después de eliminar las capas agrietadas, queden mezclas bituminosas sin fisurar y, por tanto, no agotadas por fatiga, los espesores de éstas deberán considerarse, a efectos de dimensionamiento del refuerzo como espesores de mezclas bituminosas nuevas, aplicando a su espesor real el coeficiente de equivalencia de 0,75.

Según la categoría de tráfico pesado, la profundidad de eliminación parcial y de reposición del firme será la necesaria para que el espesor total de mezclas bituminosas nuevas sea, como mínimo, el indicado en la tabla 4 de la citada Norma 6.3-I.C. "Rehabilitación de firmes". La tabla se reproduce seguidamente por facilidad de consulta:

| 4.A Firmes flexibles, semiflexibles y semirrígidos en los que se eliminan total o parcialmente las capas tratadas con cemento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de tráfico pesado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T00 | T0 |  | T1 |  | T2 |  |  | T3 |  | T4 |  |
| 35 | 30 |  | 25 |  | 20 |  |  | — (*) |  | — (*) |  |
| (*) Para antiguas carreteras que actualmente sean vías de servicio de autopistas y autovías interurbanas: 15 cm para T3 y 5cm para T4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.B Firmes semirrígidos en los que se conserva totalmente alguna capa tratada con cemento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capa que se mantiene |  | Categoría de tráfico pesado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T00 |  | T0 |  | T1 | T2 |  | T3 |  | T4 |
| Gravacemento. |  | 20 |  | 18 |  | 18 | 15 |  | 12 |  | — |
| Suelocemento. |  | 27 |  | 25 |  | 20 | 15 |  | 12 |  | __ |

Tabla 4 Instrucción 6.3 I.C: Espesor total mínimo (cm) de mezcla bituminosa nueva

Se considerará que el firme tiene una vida residual insuficiente siempre que el valor puntual de la deflexión patrón supere los umbrales Indicados en la tabla 3 de la Orden Circular 9/2002, salvo que un estudio y análisis más específico del estado de cada tramo homogéneo justifiquen la asignación de valores distintos para dichos umbrales.

| 3.A. FIRMES FLEXIBLES Y SEMIFLEXIBLES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deflexión pat | Categoría de tráfico pesado |  |  |  |  |  |
|  | T00 | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Deflexión patrón (centésimas de milímetro) | 50 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 (*) |
|  |  |  |  |  |  | 200 (**) |
| (*) Firmes con espesor de pavimento bituminoso >= 5 cm |  |  |  |  |  |  |
| (**) Firmes con espesor de pavimento bituminoso < 5 cm |  |  |  |  |  |  |

Tabla 3 O.C 9/2002.-  Umbrales del valor puntual de la deflexión patrón (10-2 mm) para el agotamiento estructural

| 3.B. FIRMES SEMIRRÍGIDOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deflexión patrón | Categoría de tráfico pesado |  |  |  |  |  |
|  | T00 | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Deflexión patrón (centésimas de milímetro) | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 |

Eliminación del material deteriorado

Se fresará la capa de firme necesaria para extender una capa de al menos 4 centímetros para realizar la transición, se eliminará siempre la capa de rodadura y el espesor necesario de la capa intermedia. Si hubiese que sanear por encontrarse el firme deteriorado se llegaría hasta el espesor indicado fresando en capa intermedia y base. Cuando se ejecute sobre tablero, se fresará hasta descubrir la superficie de éste. Tal y como se ha indicado anteriormente, se realizará un escalonado entre capas de al menos cuarenta centímetros (40 cm)

El fresado se ejecutará con máquina fresadora, cuidando que los bordes longitudinales queden perfectamente verticales.

La retirada del material procedente del fresado se realizará mediante su transporte en camiones a vertedero.

Limpieza y preparación de la superficie fresada

La superficie fresada deberá quedar perfectamente limpia y seca. Para ello se procederá a su barrido e, inmediatamente antes de la extensión del riego de adherencia, al soplado mediante aire a presión.

En el caso de existir agrietamiento de tipo estructural, y siempre que las deflexiones en la zona no superen los umbrales señalados en la vigente instrucción 6.3-IC para considerar que existe agotamiento estructural del firme, se procederá a la eliminación capa por capa del firme según la secuencia de fresado, barrido y soplado mediante aire comprimido. A la vista de su estado superficial tras la limpieza efectuada, el Director de las obras podrá ordenar detener el fresado en la capa cuya superficie no presente agrietamiento estructural, sin que sean de abono las operaciones no realizadas de fresado y reposición del firme a mayor profundidad de aquélla a la que se ha detenido el proceso de saneo.

319.3.   Medición y abono

La medición y abono de la unidad de fresado se realiza según las prescripciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro cuadrado por centímetro de profundidad (m2. cm). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Medición de la superficie y profundidad realmente fresada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | En los casos en que el pavimento se encuentre deformado por hundimiento u otras circunstancias, la medida de la profundidad de fresado se hará a partir del perfil transversal teórico medio que determine el Director de las Obras. El abono comprende todas las operaciones descritas en el artículo (tomas de muestras y deflexiones, replanteo, limpieza final de la superficie fresada. El precio de la unidad incluye la carga y transporte a instalación de gestión de residuos hasta una distancia máxima de sesenta kilómetros. |

Artículo 320. Excavación de la explanación y préstamos

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 320 del PG-3.

320.1. Definición

La unidad de obra consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos previstos o autorizados que puedan necesitarse; y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósitos o lugar de empleo.

Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en los desmontes, y la excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director de las Obras.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 320.0030 | m3 | EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA. |
| --- | --- | --- |

En este artículo se definen los tipos de excavación que se relacionan a continuación, a efectos de abono se considera que la excavación en la explanación será sin clasificar, diferenciándose únicamente la excavación en tierra vegetal.

- Excavación de tierra vegetal

- Excavación en desmonte o en préstamos sin utilización de explosivos

La excavación de tierra vegetal incluye las operaciones siguientes:

- La excavación de la tierra vegetal que posteriormente vaya a ser utilizada según condiciones del pliego.

- En aquellas que, a juicio de la Dirección de Obra, proceda incluir excavación de  la capa superficial del terreno junto con la excavación de la tierra vegetal, no se ejecutará la unidad de desbroce como unidad independiente de la excavación de tierra vegetal.

- Las operaciones de carga, transporte y descarga o apilado de la tierra removida en lugar de almacenamiento autorizado o lugar de utilización, así como los cánones, indemnizaciones, impuestos, gastos, etc., de los vertederos y de los lugares de almacenamiento.

- El abono y mantenimiento de la tierra vegetal para su posterior utilización.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta ejecución de esta unidad de obra.

- La  carga y transporte a vertedero hasta una distancia máxima de 10 kilómetros.

La excavación en desmonte (en la explanación o en préstamo) incluye las siguientes operaciones:

- Excavación del terreno.

- Las operaciones de carga, transporte y descarga o apilado del material excavado en lugar de almacenamiento autorizado o lugar de utilización, así como los cánones, indemnizaciones, impuestos, gastos, etc., de los lugares de acopio.

- Los productos de excavación serán transportados a planta de gestión de residuos, la unidad de obra no incluye el abono de los cánones de gestión de residuos.

- Saneo y perfilado de los taludes y del fondo de excavación y formación de cunetas

- Construcción y mantenimiento de accesos

Se estará, en todo caso, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de gestión de residuos de construcción y demolición.

320.2. Clasificación de las excavaciones

Se diferenciará dentro de los trabajos previstos los tipos de excavación siguiente:

- Excavación de tierra vegetal

- Excavación en desmonte o en préstamos sin utilización de explosivos

320.3. Ejecución de las obras

- 320.3.1. Generalidades

El Contratista indicará al Director de la obra, con la suficiente antelación, el comienzo de cualquier excavación a fin de requerir de éste la previa aprobación del sistema de ejecución a emplear.

Los materiales excavados en la traza podrán ser:

- Reutilizados en las obras, si reúnen las condiciones para tal consideración

- Empleados en la regeneración ambiental de espacios degradados, si las tierras son excedentes de la excavación y no están contaminadas por residuo alguno

- Transportados a planta de gestión de residuos si son tierras contaminadas

En este proyecto no se contempla la reutilización en obra, por lo que el precio definido en este artículo se refiere a la unidad de excavación y retirada a planta de gestión de residuos o a espacio para la regeneración ambiental, según proceda, de todo el material extraído.

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. Antes de iniciar los trabajos se comprobará, junto con el Director de la obra, los emplazamientos de los posibles servicios afectados (tuberías, fibras ópticas, redes eléctricas, etc) y, si es preciso, se preverá su desplazamiento.

No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases con referencias topográficas precisas, para lo que será necesaria la existencia de puntos fijos de referencia, que no estén afectados por las obras, a los cuales se han de referir todas las lecturas topográficas.

En el caso que aparecieran suelos inadecuados en el fondo de la excavación no previstos en proyecto, la excavación se realizará, en primera fase, hasta la cota prevista en los Planos. Una vez alcanzada esta cota, el Director de la obra decidirá la cota definitiva de excavación, a partir de la cual se sustituirá el material excavado por terraplén hasta la cota prevista en Planos.

Si por falta de medidas previsoras o por un tratamiento incorrecto, un material se volviese inadecuado, el Contratista habrá de sustituirlo o estabilizarlo con cal o cemento a sus expensas.

Los arcenes, taludes y cunetas deberán conformarse de acuerdo con lo que sobre el particular se señale en los Planos y en el Pliego, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación, así como el paso de las secciones en desmonte a las secciones en relleno.

Si como consecuencia de errores se produjeran excesos en la excavación, el Contratista dispondrá, a su costa, de los rellenos correspondientes y del desagüe, si fuera preciso, en la forma que le ordene el Director de la obra.

Cuando se prevea un desfase entre la excavación y la prosecución de las obras el Contratista conservará, a su costa, la plataforma en perfecto estado de drenaje y rodadura de acuerdo con el Director de la obra.

El fondo de la excavación se ha de mantener, en todo momento, en condiciones para que circulen los vehículos con las correspondientes medidas de seguridad.

No se permitirá el vertido de tierras en los bordes, ni de la explanación ni de los taludes de los desmontes.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, conductos enterrados, etc.) o cuando la actuación de las máquinas de excavación, puedan afectar a construcciones vecinas, se han de suspender las obras y avisar al Director de las mismas.

El trayecto que ha de recorrer la maquinaria ha de cumplir las condiciones de anchura libre y de pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice. La rampa máxima antes de acceder a una vía pública será del 6%.

Las operaciones de carga se realizarán con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes.

El transporte se ha de realizar en vehículos adecuados para el material que se desee transportar, provisto de los elementos necesarios para su desplazamiento correcto, y evitando el enfangado de las vías públicas en los accesos a las mismas.

Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan pérdidas en el trayecto.

Se dispondrán elementos de limpieza de ruedas en las zonas de acceso a la vía pública.

Las excavaciones respetarán todos los condicionantes medioambientales, y en especial los estipulados en la Declaración de Impacto Ambiental, sin que ello implique ninguna alteración en las condiciones de su ejecución, medición y abono.

Las tierras que el Director de la Obra considere adecuadas para rellenos se han de transportar al lugar de utilización, y las que considere que se han de conservar se acopiarán en una zona apropiada. El resto tanto si son sobrantes como no adecuadas se han de transportar a un vertedero autorizado.

Los trabajos de excavación en terreno rocoso se ejecutarán de manera que la granulometría y forma de los materiales resultantes sean adecuadas para su empleo en rellenos tipo todo uno. Dicha granulometría se define en el artículo 333.4.2.

Por causas justificadas el Director de la obra podrá modificar los taludes definidos en el proyecto, sin que suponga una modificación del precio de la unidad.

Los cambios de pendiente de los taludes y el encuentro con el terreno quedarán redondeados.

La terminación de los taludes excavados requiere la aprobación explícita del Director de la obra.

- 320.3.2. Drenaje

Durante todo el proceso de excavación se mantendrán drenadas las explanaciones permitiendo la evacuación, por gravedad, de las aguas de escorrentía y de las que pudiesen aparecer en los sustratos más permeables, canalizándolas por el perímetro de la excavación, para evitar la saturación de los materiales removidos.

La explanada ha de tener la pendiente suficiente para desaguar hacia las zanjas y cauces del sistema de drenaje.

Los sistemas de desagüe tanto provisionales como definitivos no han de producir erosiones en la excavación.

- 320.3.3. Tierra vegetal

En función del material extraído y a criterio del Director de Obra puede ser clasificado como tierra vegetal.

Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación cuya composición físico-química y granulométrica permita el establecimiento de una cobertura herbácea permanente (al menos inicialmente mediante las técnicas de hidrosiembra) y sea susceptible de recolonización natural.

La excavación se efectuará hasta la profundidad y en las zonas señaladas en el Proyecto. Antes de comenzar se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra la elección de zonas de acopio y, en su caso, un plan en el que figuren las zonas y profundidades de extracción.

Durante la ejecución de las operaciones se cuidará evitar la compactación de tierra vegetal; por ello, se utilizarán técnicas en que no sea necesario el paso de maquinaria pesada sobre los acopios, o que solo requieran maquinaria ligera.

El acopio se llevará a cabo en los lugares elegidos, de forma que no interfiera el normal desarrollo de las obras y conforme a las siguientes instrucciones:

- Se hará formando caballones o artesas cuya altura no superará el metro y medio (1,5 m).

- Se evitará el paso de los camiones de descarga, o cualquier otro por encima de la tierra apilada.

- El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con tractor agrícola que compacte poco el suelo.

- Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa acopio, para evitar el lavado del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales, facilitando al mismo tiempo los tratamientos que hubieren de darse.

- Si está previsto un abonado orgánico de la tierra, podrá efectuarse durante el vertido o modelado. Los abonos minerales poco solubles se agregarán después del modelado, empleando siempre tractores agrícolas para el laboreo.

La conservación que habrá de efectuarse cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo, consistirá en:

- Restañar las erosiones producidas por la lluvia.

- Mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas preferentemente por su capacidad de fijar nitrógeno.

- Los abonos minerales solubles se incorporarán poco antes de la utilización de la tierra.

- La tierra excavada se mantendrá exenta de piedras y otros objetos extraños.

Si los acopios hubieran de hacerse fuera de la obra, serán de cuenta del Contratista los gastos que ocasione la disponibilidad del terreno.

Además de todo lo indicado en el presente Artículo, será de aplicación respecto a la manipulación y acopio de tierra vegetal establecido en las medidas medioambientales establecidas en el presente pliego.

- 320.3.4. Empleo de los productos de excavación

La tierra vegetal extraída de la traza es llevada a acopio para su reutilización.

El resto del material extraído es llevado a vertedero.

- 320.3.5. Préstamos

Está prevista la necesidad de préstamos para la obtención del suelo seleccionado para formación de la explanada.

En el Anejo de Geología, en el epígrafe correspondiente a procedencia de materiales, se han estudiado y propuesto algunos préstamos para su posible utilización en esta obra.

Cualquier préstamo propuesto por parte del Contratista deberá contar con las autorizaciones pertinentes por parte de los Organismos Ambientales competentes.

El contratista comunicará al Director de la Obra, con suficiente antelación, la apertura de los citados préstamos a fin de que se pueda medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado.

Los préstamos se excavarán con taludes finales 2(H):1(V) o menores. Las superficies finales quedarán perfiladas de forma que permitan la extensión de suelo vegetal para la revegetación. El fondo de cada préstamo quedará despejado sin apiles de tierras ni vertidos.

- 320.3.6. Taludes

Los taludes previstos, que figuran en los Planos de secciones tipo, en los distintos tramos de desmonte se confirmarán o modificarán a medida que progrese la excavación en función de las características del terreno, atendiéndose a lo que determine el Director de la obra.

El Director de la obra decidirá, a la vista de la terminación del talud, las zonas que deberán limpiarse retirando las piedras sueltas o repicarse regularizando la superficie del talud al perfil teórico.

Las caras finales de los taludes deben quedar con una superficie homogénea. Para su regularización se extenderá sobre ella una capa de tierras procedente de las excavaciones, de espesor suficiente para cubrir las irregularidades provocadas por la excavación y  apta para extender la capa de tierra vegetal sobre ella.

- 320.3.7. Procedimiento de ejecución

Antes de iniciar las obras de excavación debe presentarse al Director de la obra un programa de desarrollo de los trabajos de explanación.

No se autorizará el inicio de una excavación si no están preparados los tajos de relleno, acopio o vertedero previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las operaciones preparatorias para garantizar una buena ejecución.

El Contratista ha de prever un sistema de desagüe que evite la acumulación de agua en las excavaciones. Con esta finalidad ha de construir las protecciones: zanjas, cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios y disponer de bombas de agotamiento de capacidad suficiente.

El Contratista ha de impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente cerca de los taludes, ejecutándose una cuneta de guarda provisional o la definitiva antes de comenzar la excavación, tal como figure en los Planos, para evitar que se produzcan daños en los taludes.

Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y por escrito de la Confederación Hidrográfica.

Igualmente en caso de encontrar niveles acuíferos no previstos, se han de tomar medidas correctoras de acuerdo con la Confederación Hidrográfica.

Se ha de evitar que discurra, por las caras de los taludes finales, cualquier aparición de agua que pueda presentarse durante la excavación, construyendo las bajantes necesarias.

Se han de retirar de los taludes las rocas suspendidas, tierras y materiales con peligro de desprendimiento.

Cerca de estructuras de contención, previamente realizadas, la maquinaria ha de trabajar en dirección no perpendicular a ella y dejar sin excavar una zona de protección de anchura mayor o igual a un metro (1,0 m), que se realizará tomando las precauciones necesarias para no dañar la estructura, incluso se realizará manualmente si fuera necesario.

La tierra vegetal extraída se acopiará para su reutilización, el resto del material será llevado a vertedero para su clasificación y tratamiento.

En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado sin previa autorización del Director de Obra.

Los materiales obtenidos en la excavación se llevarán a los vertederos autorizados.

Si en las excavaciones se encontrasen materiales que pudieran emplearse en unidades distintas a las previstas en el proyecto y sea necesario su almacenamiento, se transportarán a depósitos provisionales o a los acopios que a tal fin señale el Director de la obra a propuesta del Contratista, con objeto de proceder a su utilización posterior. En este caso no son de abono los costes del acopio intermedio, ni los costes de segunda carga para el transporte a lugar definitivo.

Las unidades de obra ejecutadas en exceso sobre lo previsto en el proyecto estarán sujetas a las mismas especificaciones que el resto de las obras, sin derecho a cobro de suplemento adicional.

Si el equipo o proceso de excavación seguido por el Contratista no garantiza el cumplimiento de las condiciones granulométricas que se piden para los distintos tipos de relleno y fuera preciso un procesamiento adicional (taqueos, martillo rompedor, etc.), éste será realizado por el Contratista a sus expensas sin recibir pago adicional por estos conceptos. En cualquier caso los excesos de excavación con respecto a los límites teóricos, que resulten necesarios por el empleo de unos u otros modos de ejecución de las obras, correrán de cuenta del Contratista.

El taqueo debe ser en lo posible excepcional y deberá ser aprobado por el Director de la obra antes de su ejecución.

Asimismo, serán de cuenta del Contratista todas las actuaciones y gastos generados por condicionantes de tipo ecológico, según las instrucciones que emanen de los organismos oficiales competentes. En particular, se prestará especial atención al tratamiento de los préstamos.

También serán de cuenta del Contratista la reparación de los desperfectos que puedan producirse en los taludes de excavación durante el tiempo transcurrido desde su ejecución hasta la recepción de la obra (salvo que se trate de un problema de estabilidad como consecuencia de que el material tiene una resistencia inferior a la prevista al diseñar el talud).

No se debe desmontar una profundidad superior a la indicada en Planos para el fondo de excavación, salvo que la deficiente calidad del material requiera la sustitución de un cierto espesor, en cuyo caso esta excavación tendrá el mismo tratamiento y abono que el resto del desmonte. Salvo este caso, el terraplenado necesario para restituir la superficie indicada en los Planos, debe ejecutarse a costa del Contratista, siguiendo las instrucciones que reciba del Director de Obra.

El acabado y perfilado de los taludes se hará por alturas parciales no mayores de tres metros (3 m).

El Contratista ha de asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, apuntalamiento, refuerzo, y protección superficial que requiera el terreno, con la finalidad de impedir desprendimientos y deslizamientos que puedan ocasionar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el proyecto, ni hubieran estado ordenados por el Director de Obra.

El Contratista ha de presentar al Director de Obra, cuando éste lo requiera, los planos y los cálculos justificativos del apuntalamiento y de cualquier otro tipo de sostenimiento. El Director de la obra puede ordenar el aumento de la capacidad resistente o de la flexibilidad del apuntalamiento si lo estimase necesario, sin que por esto quedara el Contratista eximido de su propia responsabilidad, habiéndose de realizar a su costa cualquier refuerzo o sustitución.

El Contratista será el responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la falta de apuntalamiento, sostenimientos, o de su incorrecta ejecución y estará obligado a mantener una permanente vigilancia de su comportamiento así como a reforzarlos o sustituirlos si fuera necesario.

Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o el fondo de la excavación presente cavidades que puedan retener el agua, el Contratista ha de adoptar las medidas de corrección necesarias.

El fondo de la excavación se ha de nivelar, rellenando los excesos de excavación con material adecuado, debidamente compactado, hasta conseguir la rasante determinada, permitiéndose unas tolerancias respecto a la cota teórica de más menos cinco centímetros (± 5 cm) en caso de tratarse de suelos y en más cero o menos veinte centímetros (+0 y -20 cm) en caso de tratarse de roca.

En el caso que los taludes de la excavación, realizados de acuerdo con los datos del Proyecto, resultaran inestables, el Contratista ha de solicitar del Director de la obra la definición del nuevo talud, sin que por esto resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresen en este Pliego, tanto previamente como posteriormente a la excavación.

En el caso de que los taludes presenten desperfectos, el Contratista ha de eliminar los materiales desprendidos o movidos y realizará, urgentemente, las reparaciones complementarias necesarias. Si los citados desperfectos son imputables a  una ejecución inadecuada o a un incumplimiento de las instrucciones del Director de la obra, el Contratista será responsable de los daños ocasionados.

El Contratista ha de adoptar todas las precauciones para realizar los trabajos con la máxima seguridad para el personal y para evitar daños a terceros, en especial en las inmediaciones de construcciones existentes, siempre de acuerdo con la Legislación Vigente, incluso cuando no fuera expresamente requerido para esto por el personal encargado de la inspección o vigilancia de las obras.

Se ha de acotar la zona de acción de cada máquina en su área de trabajo. Siempre que un vehículo o máquina pesada inicie un movimiento imprevisto, lo ha de anunciar con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor no tenga visibilidad, ha de ser auxiliado por un operario en el exterior del vehículo. Se han de extremar estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de área o se entrecrucen itinerarios.

Cualquier tipo de maquinaria estacionada en la obra deberá estar adecuadamente señalizada y los desplazamientos de la misma deben de adaptarse al tráfico de la obra para que el estacionamiento o la circulación se produzcan en condiciones idóneas de seguridad.

- 320.3.9. Tolerancia geométrica de terminación de las obras

Se fijan las siguientes tolerancias:

- La tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm) entre los planos o superficies de los taludes previstas en los planos y la realmente ejecutada, debe ser inferior a cinco (5) cm, para valores mayores el contratista debe reperfilar el talud.

- La tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cuneta, así como de su situación en planta, expresada en (cm) sobre los planos previstos en el proyecto y los realmente ejecutado debe ser inferior a tres (3) cm, para valores mayores el contratista debe reperfilar la cuneta.

- La tolerancia máxima admisible en drenajes, tanto en pendientes y fondos de los mismos como en planta, expresada en (cm) sobre los planos previstos en el proyecto y los realmente ejecutado debe ser inferior a un (1) cm, para valores mayores el contratista debe proceder a rectificar el drenaje.

320.4. Medición y abono

La medición y abono de la excavación no clasificada de la explanación se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro cúbico (m3) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos (2) decimales |
| Forma de medición | Diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los teóricos que resultan de aplicar las secciones definidas en los Planos. El volumen de excavación necesario para el escalonado de los terraplenes, allí donde se ejecuten nuevos terraplenes adosados a los existentes, se obtendrán por diferencia del perfil original del terreno y el perfil teórico del talud escalonado previsto. La excavación en préstamos no es objeto de medición y abono independiente, considerándose repercutida en el precio del relleno correspondiente |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | Se especifican en los párrafos siguientes |

- La excavación del escalonado de los terraplenes existentes se mide en m3 y se abona al precio de excavación no clasificada en desmonte que nos ocupa.

- No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones tipo que no sean expresamente autorizados por el Director de la obra, ni los rellenos compactados que fueran precisos para reconstruir la sección tipo teórica en el caso de que la profundidad de la excavación fuese mayor de la necesaria.

- Se considera incluido en el precio de excavación la protección, apuntalamiento o eventual desplazamiento, de forma provisional durante la fase de excavación, de los servicios existentes que pudieran quedar afectados por la misma.

- No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que entren en unidades de obra como parte integrante de las mismas.

- Las operaciones de regularización de las caras finales de los taludes se consideran incluidos en el precio de la unidad de excavación no siendo objeto de medición y abono complementario.

- Así mismo, se entenderá abonado en el precio el coste de las operaciones de machaqueo, clasificación, carga, transporte y cualquier otra necesaria para que los materiales excavados puedan ser utilizados para la formación de rellenos en las condiciones en este Pliego.

- En el precio de la unidad de excavación de explanación quedan incluidos el transporte a lugar de empleo o acopio, el canon de utilización, el canon de ocupación en el lugar de acopio, si fueran precisos, y el refino de los taludes.

- No serán de abono independiente los acopios intermedios que se consideren necesarios a juicio del Director de la obra.

- En el precio de la excavación estará incluido el agotamiento.

- La excavación en préstamos no será de abono independiente, quedando incluida dentro de la unidad de formación de rellenos con material procedente de préstamos.

- La excavación y retirada de los materiales como consecuencia de la caída o deslizamiento de algún talud no imputables al contratista por una defectuosa ejecución, se abonará al precio de la excavación en desmonte que aquí se define.

- La carga y el transporte a vertedero hasta diez kilómetros, para distancias superiores será objeto de medición y abono independiente.

La medición y abono de la unidad de precio del transporte para distancias mayores a 10 kilómetros se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro cúbico por kilómetro (m3*km). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Cálculo del volumen por diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los teóricos que resultarán de aplicar las secciones definidas en los Planos por los kilómetros recorridos por exceso a partir de diez (10 ) kilómetros. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | -- |

Artículo 321. Excavaciones en zanjas y pozos

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 321 del PG-3.

321.1. Aplicación

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 321.0010 | m3 | EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km. |
| --- | --- | --- |

La ejecución de la unidad implica la realización de las operaciones siguientes:

- La excavación y extracción de los materiales de la zanja así como la limpieza del fondo de la excavación.

- La entibación necesaria y los materiales que la componen.

- Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de empleo o centro gestor de residuos (en caso de materiales inadecuados o sobrantes).

- La conservación adecuada de los materiales e indemnizaciones y cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y/o centro gestor de residuos.

- Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, sea cual fuere el caudal.

- La realización de los accesos al lugar de ejecución de la unidad.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta ejecución de esta unidad de obra.

321.2. Clasificación de las excavaciones

Todas las excavaciones en zanjas se consideran excavaciones sin clasificar, incluyéndose cualquier tipo de roca, sea cual sea el método necesario para su excavación.

321.3. Ejecución de las obras

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle que muestran el método de construcción propuesto por él.

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el proyecto o que indique el Director de Obra. Cuando sea preciso establecer entibaciones, éstas serán por cuenta del Contratista.

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y autorización escrita del Director de Obra.

Los excesos de excavación se suplementarán con hormigón de débil dosificación de cemento.

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el relleno inicial de las zanjas, debiendo transportarse a acopio, vertedero o lugar de empleo. En todo caso el Director de la obra fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra excavada podrá conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de las mismas.

La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas:

- Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder a los que han servido de base a la formación del proyecto.

- Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro (1m) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas. Estos materiales serán posteriormente reutilizados o transportados a vertedero según indique el Director de Obra.

- Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas.

- Las excavaciones se entibarán cuando el Director de la obra lo estime necesario.

- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el Director de Obra.

- Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos fuera de la línea de la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista.

- La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la obra

- Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de peligro, especialmente por la noche.

- Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de Obra.

- En todas las entibaciones que el Director de la obra estime convenientes, el Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables.

- La entibación se elevará como mínimo cincuenta (50) centímetros por encima de la línea del terreno o de la faja protectora.

La ejecución de los cimientos de estructuras se ajustará a las siguientes normas:

- La excavación y los eventuales saneos se harán hasta las profundidades indicadas en los planos y su planta inferior tendrá como dimensiones las de la zapata o encepado correspondiente, incrementadas en un metro, de forma que quede una plataforma de trabajo de medio metro en cada costero, para permitir su encofrado. Los taludes de excavación serán 1:1 salvo que el análisis de los materiales encontrados indique la idoneidad de otro talud.

- No se admitirán nunca taludes verticales.

- Si a juicio del Director de Obra el terreno en el nivel definido para la cimentación no tuviera las condiciones de resistencia, capacidad portante y homogeneidad exigidas en el Proyecto y reflejadas en los planos de estructuras, se proseguirá la excavación, con taludes verticales, hasta conseguir un nivel que reúna dichas características, rellenando posteriormente con hormigón de limpieza (según EH-E y el artículo 600 de este Pliego) hasta la cota de la base de la zapata. El espesor de la capa de hormigón dispuesta no excederá de 1,50 metros.

- En la puntera de muros y estribos de puente se extremará el cuidado en la compactación del relleno localizado, a fin de garantizar un adecuado contacto del terreno con la estructura que movilice la resistencia pasiva del terreno en el canto de la zapata o encepado frente a la solicitación de empuje de tierras en el trasdós del muro o estribo.

321.6. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de obra de excavación en zanja a la que hace referencia el presente Artículo se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro cúbico (m3). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los teóricos que resultarán de aplicar las secciones definidas en los Planos. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | En el precio se incluyen las entibaciones y agotamientos necesarios, así como el transporte de producto sobrante a vertedero, acopio o lugar de empleo. No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones consideradas en otras unidades. En zanjas y pozos se medirá de acuerdo al perfil teórico indicado en planos. En cimentaciones se medirá hallando el volumen del prisma de caras laterales verticales, cuya base inferior, situada a la cota de cimentación está determinada por la superficie de lados paralelos, a una distancia de un metro (1 m) a los lados de la zapata correspondiente y cuya base superior es la intersección de las caras laterales con el fondo del desmonte, la cota de explanación o, en el caso de obras situadas fuera de desmonte a realizar, con el terreno natural. El volumen realmente excavado por los taludes y sobreanchos reales ejecutados, se considera en todo caso incluido dentro de la medición teórica definida en el párrafo anterior, siendo la misma la única objeto de abono. Incluye la carga y el transporte a vertedero hasta una distancia de diez kilómetros, para distancias superiores será objeto de medición y abono independiente. |

La medición y abono de la unidad de precio del transporte para distancias mayores a 10 kilómetros se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro cúbico por kilómetro (m3*km). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Cálculo del volumen por diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los teóricos que resultarán de aplicar las secciones definidas en los Planos por los kilómetros recorridos por exceso a partir de diez (10 ) kilómetros. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | -- |

Artículo 330. Terraplenes

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 330 del PG-3

330.1. Aplicación

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 330.0050 | m3 | SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE. |
| --- | --- | --- |

La ejecución de la unidad incluye la realización de las operaciones siguientes:

- Aportación de los materiales, maquinaría, mano de obra, accesorios y equipos para la realización de rellenos con las condiciones requeridas.

- Carga, transporte, vertido y colocación mediante la maquinaría adecuada y con los requisitos indicados en las unidades de obra correspondientes. La Unidad incluye el transporte del material sobrante a vertedero y canon de vertido, si procede.

- Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.

- Extensión de una tongada

- Humectación o desecación de una tongada, si fuera necesario

- Compactación de una tongada.

- Limpieza y retirada de sobrantes y terminación de la Unidad.

330.2. Materiales

Se utilizarán solamente suelos seleccionados según el apartado 330.3 del PG-3. No se admiten los suelos tolerables, marginales e inadecuados, según la clasificación del referido apartado.

Se considerarán suelos seleccionados aquellos que cumplen las siguientes condiciones:

- Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 103204.

- Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114.

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm).

- Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 ≤ 15%) que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:

  - Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).

  - Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 < 75%).

  - Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%).

  - Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103.

- Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104

330.5. Ejecución de las obras

Se cumplirá lo prescrito en el epígrafe 330.6 del PG-3 a excepción de las particularidades siguientes:

Preparación de la superficie

Si el terraplén se ejecuta sobre terreno natural previamente se debe llevar a cabo lo estipulado en los artículos 300. Desbroce del terreno y 320. Excavación de la explanación del PG-3 y del presente Pliego.

Extendido de las tongadas

El Director de Obra podrá especificar el espesor de la tongadas que en ningún caso será  superior a treinta (30) centímetros ni inferior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del árido.

Humectación

Se emplearán los medios necesarios para que sea uniforme a juicio del Director de Obra. Igualmente se llevará a cabo a la desecación según las indicaciones del Director de Obra si l humedad natural es excesiva.

Compactación

Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los que se indican en los apartados 330.4.2 y 330.4.3 de este artículo, o los que, en su caso, fije el Director de las Obras.

Limitaciones de la ejecución

Se suspenderán los rellenos tipo terraplén si la temperatura ambiente es inferior a dos grados Celsius.

Se impedirá el tráfico sobre las cajas en ejecución hasta que no se haya completado su compactación.

330.6. Recepción

Los rangos de aceptación de los parámetros medidos (densidad seca, compactación) se indican en los apartados 330.6.5.4, 330.4.2, 330.4.3 y 330.6.4 del PG-3.

| Parámetros de aceptación final | Normas de Aplicación |
| --- | --- |
| Variación densidad seca máx., según Próctor de ref.<3% Superficie limpia Variación de la humedad óptima, según Próctor de ref. <2% | UNE 103501 Inspección visual UNE 103501 |

Tratamiento de No Conformidades

| No Conformidades | Tratamiento de no conformidades |
| --- | --- |
| Falta de limpieza en la superficie | No se acepta, se limpiará y alisará y los costos serán por cuenta del Contratista |
| Variación de la humedad óptima 2% | No se acepta y los costos serán por cuenta del contratista |
| Variación densidad seca máx.3% | No se acepta y los costos serán por cuenta del contratista. |

330.6. Control de calidad

Se realizarán los ensayos de control de calidad sobre el material con la frecuencia indicada siguiente:

| Ensayo | Norma | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Granulometría Límites de Atterberg Próctor Modificado Determinación materia orgánica | NLT – 104 NLT – 105 y 106 UNE 103501 NLT – 117 | 1 cada 500 m³ 1 cada 500 m³ 1 cada 250 m³ 1 cada 5.000 m³ |

330.7. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de relleno se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de Medida | Metro cúbico (m³) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos (2) decimales |
| Forma de medición | Sección de viario de proyecto aplicada sobre la longitud realmente ejecutada |
| Abono | Cuando se produzca la aceptación |
| Criterios Complementarios | Los excesos sobre la cubicación teórica no ordenada por el Director de obra correrán a cargo del Contratista |

La medición y abono de la unidad de precio del transporte para distancias mayores a 30 kilómetros se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro cúbico por kilómetro (m3*km). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Cálculo del volumen por diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los teóricos que resultarán de aplicar las secciones definidas en los Planos por los kilómetros recorridos por exceso a partir de diez (10 ) kilómetros. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | -- |

Artículo 332. Rellenos localizados

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 332 del PG-3

332.1. Definición y aplicación

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos precedentes de excavación o préstamos, en el relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación, apoyos de estribos, o cualquier otra zona que por su reducida extensión, no permite la utilización de los mismos equipos de maquinaria con los que se lleva a cabo el resto de los rellenos.

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 332.0050 | m³ | RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). |
| --- | --- | --- |

332.2. Materiales

Se emplearán materiales seleccionados precedentes de préstamos que cumplirán las especificaciones establecidas en el artículo 330 del presente pliego o del PG-3.

En la ejecución de rellenos localizados situados en las proximidades de obras de hormigón no se utilizarán materiales que contengan yesos.

332.5. Ejecución de las obras

332.5.1 Preparación de la superficie de asiento

En las zonas de recrecido de antiguos rellenos el Director de Obra establecerá si el material antiguo debe ser removido, y en qué cantidad para conseguir una compactación uniforme entre el antiguo y nuevo relleno.

En todo caso se evitará la entrada de agua en la zona de relleno, se dispondrá de las medidas necesarias aprobadas por el Director de Obra.

En las zonas de zanjas se eliminará todo el material que se considere inestable por parte del Director de Obra.

332.5.2 Extensión y compactación.

El material de relleno se extenderá en tongadas sucesivas de espesor uniforme y que deben se compactadas independientemente. Para extender nuevas tongadas el Director de Obra debe haber aprobado que la capa inferior cumple con el grado de compactación exigido. En ningún caso las tongadas tendrán un espesor mayor de veinticinco (25) centímetros.

Sólo se podrá realizar una compactación manual en zonas específicas autorizadas por el Director de la Obra.

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran se conseguirá su uniformidad mezclándolos con los medios adecuados.

Cada tongada tendrá la pendiente necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión.

Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al cien por cien de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado. En el resto de la zonas no será inferior al noventa y cinco (95) por ciento de dicho ensayo.

332.5.3. Relleno de zanjas para instalación de tuberías

Se aplicarán los apartados anteriores en tanto en cuanto no contraríen a lo expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí expuesto.

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su espesor, dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, vendrá definida en el Proyecto o, en su defecto, será establecida por el Director de las Obras.

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma, previa aprobación del Director de las Obras.

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto del relleno de la zanja.

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor del noventa y cinco por ciento (95 %) del Próctor modificado según UNE 103501.

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del cien por cien (100 %) del Próctor modificado, según UNE 103501

En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad obtenida después de compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de los materiales contiguos. En el caso de zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes, este objetivo habrá de alcanzarse si es posible. En caso contrario, se estará a lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras, pero en ningún caso, por debajo de los valores mínimos de densidad indicados en los párrafos anteriores de este Pliego.

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación.

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá proponer al Director de las Obras, una solución alternativa sin sobrecoste adicional.

332.6. Limitaciones en la ejecución

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados Celsius (2ºC); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que  se haya completado su compactación.

332.7. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de relleno localizado se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de Medida | Metro cúbico (m³) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos (2) decimales |
| Forma de medición | Sección de la zona sobre la que se aplica aplicada sobre la longitud realmente ejecutada. Volumen medido según planos y confirmado en obra. |
| Abono | Cuando se produzca la aceptación |
| Criterios Complementarios | El precio de la unidad incluye todos los medios necesarios para llevar a cabo el relleno localizado y la compactación requerida. Incluye el extendido, humectación o desecación, terminación y refino de la superficie final Los excesos sobre la cubicación teórica no ordenada por el Director de obra correrán a cargo del Contratista. |

# Parte 4.- Drenaje

Artículo 400. Cunetas de hormigón ejecutadas en obra

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 400 del PG-3.

400.1. Definición. Aplicación

Se define como cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste "in situ" con hormigón, colocado sobre un lecho de asiento convenientemente preparado.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente

| 400.0010 | m³ | HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS. |
| --- | --- | --- |

La ejecución de la unidad de obra incluye la realización de las operaciones siguientes:

- La excavación de la zanja para la realización de la cuneta.

- Preparación de la superficie.

- Vertido del hormigón, incluso preparación del encofrado.

- Terminación de la cuneta mediante fratasado, y realización de juntas.

400.2. Materiales

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

Los encofrados utilizados cumplirán las prescripciones establecidas en el artículo 696. Encofrados del presente pliego

El hormigón empleado en la realización de la cuneta cumplirá las especificaciones establecidas en el artículo 610 del presente pliego y en la Instrucción EHE. La resistencia característica a compresión no será inferior a 20 megapascales a los veintiocho días.

400.3. Ejecución de las obras

Se procederá a la excavación de la caja que requiera la cuneta, se llevará a cabo, la nivelación, refino y preparación de la superficie de asiento.

Se realizará desde aguas abajo hacia aguas arriba evitando en todo momento la retención de agua ni encharcamientos.

Si el suelo inferior no está clasificado al menos como tolerable, se extenderá una capa de suelo seleccionado de al menos diez (10) centímetros.

Se procederá al hormigonado en un plazo no superior a ocho días desde la preparación de la superficie, no se procederá a realizarlo sin la autorización del Director de Obra.

El extendido del hormigonado se realizará según lo establecido en la EHE.

La terminación de la superficie debe tener irregularidades inferiores a quince milímetros medidos con la regla de tres metros. Los errores en los espesores del hormigón deben ser inferiores a diez milímetros.

Juntas

Las juntas de contracción se situarán a una distancia de dos (2) metros con un espesor de tres (3) milímetros.

Después del curado del hormigón, las juntas se limpiarán, colocándose posteriormente el material de relleno y sellado.

Para el sellado se utilizará mortero de cemento CEM II-A/P 32,5R

400.4. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de hormigón en masa para cunetas se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro cúbico (m3) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales |
| Forma de medición | Volumen de hormigón necesario para la ejecución de la cuneta |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio incluye la excavación, suelo seleccionado a aportar, encofrado y desencofrado, el hormigón y su vertido, fratasado, ejecución de juntas, relleno y sellado de las mismas. La carga y transporte del material sobrante a instalación de gestión de residuos. |

Artículo 401b. Bajante prefabricada

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 401 del PG-3.

401b.1. Definición. Aplicación

Se define como bajante prefabricada a una zanja transversal abierta en el terreno perpendicular a la plataforma con el fin de recibir el agua de las cunetas, y revestido con piezas prefabricadas, apoyadas sobre lecho de asiento previamente preparado.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente

| 430.0010 | m | BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES. |
| --- | --- | --- |

La ejecución de la unidad de obra incluye la realización de las operaciones siguientes:

- La excavación de la zanja para la realización de la bajante.

- Preparación de la superficie de asiento, excavación

- Colocación de las piezas, rejuntado con hormigón.

- Realización de las juntas entre piezas.

401b.2. Materiales

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

El material empleado en las piezas prefabricadas debe cumplir el artículo 610. Hormigón del presente pliego y del PG-3.

En las piezas de hormigón el tamaño máximo del árido empleado deber ser menor del treinta y tres (33%) por ciento del espesor mínimo de la pieza. La resistencia a compresión no será inferior a veinte (20) megapascales.

El hormigón empleado en la realización de la pieza prefabricada cumplirá las especificaciones establecidas en el artículo 610 del presente pliego y en la Instrucción EHE.

Las tolerancias de las piezas serán inferiores a ± 2 mm en espesor y ± 5 mm en anchura y longitud.

La superficie de apoyo está constituida por una capa de hormigón HM-20 de diez (109 centímetros de espesor.

401b.3. Ejecución de las obras

Se procederá a la excavación de la caja que requiera la bajante, se llevará a cabo, la nivelación, refino y preparación de la superficie de asiento.

Se realizará desde aguas abajo hacia aguas arriba evitando en todo momento la retención de agua ni encharcamientos.

Las piezas se transportarán hasta la obra de tal forma que se garantice su integridad. Se desecharán aquellas que hayan sufrido deterioros durante el transporte.

Antes de la colocación de la pieza se extenderá una superficie de apoyo de diez (10) cm hormigón HM-20.

Se colocarán las piezas perfectamente alineadas sobre la rasante de la solera a las cotas previstas.

Las juntas entre piezas se rellenarán con cemento CEM II-A/P 32R.

Las juntas de dilatación se colocarán en las uniones con las obras de fábrica, tendrán un espesor entre diez (10) y veinte (20) mm y se rellenarán con material elástico aprobado por el Director de Obra, quedando protegidas superficialmente.

401b.4. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de bajante prefabricad se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro (m) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales |
| Forma de medición | Longitud de la bajante realmente ejecutada. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio incluye la excavación, la capa de asiento de hormigón, colocación de la pieza, ejecución de juntas entre piezas y de dilación, relleno y sellado de las mismas, y la parte proporcional de embocaduras y remates. La carga y transporte del material sobrante a instalación de gestión de residuos. |

Artículo 410. Arquetas y pozos de registro

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 410 del PG-3.

410.1. Definición. Aplicación

La arqueta es un dispositivo en forma de caja para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías de drenaje del proyecto y su posterior entrega a un desagüe.

Las arquetas se construirán con las formas y dimensiones indicadas en los planos, su emplazamiento y cota serán los indicados en los mismos.

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente

| 410.0030 | m3 | HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA. |
| --- | --- | --- |
| 410.0001N | ud | ARQUETA SUMIDERO SIFÓNICA DE 30X30 CM. DE SECCIÓN ÚTIL, CONSTRUIDA CON HORMIGÓN HM-20, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO CON REJILLA PLANA DESMONTABLE DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y CERCO DE PERFIL L, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE TERMINADA. |

La ejecución de la unidad de obra incluye la realización de las operaciones siguientes:

- La excavación de la zanja necesaria para realizar las actividades constructivas propias de la estructura, rellenos y similares.

- El hormigón, puesta en obra y nivelación de la solera de asiento

- El suministro y colocación de los pates, el marco y de la tapa o rejilla de fundición dúctil

- El hormigón armado, encofrado y moldes de requerirse, el desencofrado, etc.

- Rellenos localizados.

- Elaboración de medidas correctoras del impacto.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento necesario para la correcta ejecución de esta unidad de obra.

El material constituyente es el hormigón. Se podrán emplear elementos de otro material siempre y cuando cumplan con lo previsto en el proyecto y estén aprobados por el Director de las Obras. Las tapas o rejillas tendrán la resistencia suficiente al tipo de cargas que deben soportar.

410.2. Formas y dimensiones

La forma y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los materiales a utilizar, serán los definidos en el Proyecto para cada caso.

410.3. Materiales

Las características de los materiales a utilizar se ajustarán a lo previsto en los planos correspondientes y con carácter general a lo especificado, en las instrucciones y normas vigentes que les afecten.

El hormigón a utilizar será hormigón armado tipo HA-25, y el espesor será el indicado en los planos. El hormigón de nivelación será HM-20, cuyas características y especificaciones propias son recogidas en el artículo 610.- Hormigones perteneciente al capítulo I – Componentes, del presente Pliego (P.P.T.P.).

Para la arqueta sifónica el hormigón será de tipo HM-20

La fundición para tapas, rejillas, pates, bastidores y anclajes, en general, cumplirán las prescripciones específicas tanto las barras corrugadas para hormigón estructural indicadas en la vigente Instrucción EHE, así como las específicas para este tipo de obra en la UNE 36111 y UNE 36118.

Dichos metales o barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.

La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco con cinco por ciento (95,5%) de su sección nominal.

Las armaduras empleadas dispondrán de la marca de identificación indicada en la Instrucción EHE, específicamente para las barras corrugadas utilizadas en el hormigón armado.

Las tapas y rejillas cumplirán con lo especificado en la normativa vigente, en caso de que puede darse la circulación de vehículos sobre ellas cumplirán con lo establecido en la norma 5.2. IC y serán aptas para las cargas del vehículo tipo D-400 según la norma UNE-EN 124-5

410.4. Ejecución de las obras

La profundidad de la excavación será la adecuada para la ejecución de la obra con las dimensiones de planos y con la adecuada regularidad en el fondo para mantener un espesor suficiente de hormigón de limpieza.

Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm).

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán según las cotas indicadas en los planos.

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra y se colocarán de tal forma que su cara exterior quede al mismo nivel de las superficies adyacentes.

Deberá cumplir con una adecuada estanqueidad.

En cuanto a la adaptación de las arquetas existentes, se llevará a cabo la adaptación de las mismas de tal forma que la tapa esté a la misma cota que el firme del entorno en el que se encuentra. Los materiales empleados para dicha adaptación serán similares a los de la obra de drenaje existente y deben ser aprobados por el Director de Obra.

410.5. Medición y abono

La medición y abono de las unidades hormigón para arquetas y pozo de registro se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro cúbico (m3) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales |
| Forma de medición | Volumen de hormigón necesario para la ejecución de la arqueta o pozo |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio incluye la excavación, hormigón de solera, fábrica de ladrillo y hormigón en alzados, armaduras y, en su caso, encofrado y desencofrado, enfoscado y enlucido, tapa o rejilla, marco, cerco y pates, según lo definido en los planos. La arqueta puede ser prefabricada con todos los materiales incluidos. El precio incluye también el relleno localizado en torno a la arqueta.El hormigón utilizado cumplirá las especificaciones establecidas en el artículo 610 del presente pliego. La carga y transporte de material sobrante se envía a instalación de gestión de residuos. |

La medición y abono de la unidad de arquetas se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Entero |
| Forma de medición | Arqueta sumidero de hormigón realmente ejecutada |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio incluye la excavación, hormigón de solera, fábrica de ladrillo y hormigón en alzados, armaduras y, en su caso, encofrado y desencofrado, enfoscado y enlucido, tapa o rejilla, marco, cerco y pates, según lo definido en los planos. La arqueta puede ser prefabricada con todos los materiales incluidos. El precio incluye también el relleno localizado en torno a la arqueta. El hormigón utilizado cumplirá las especificaciones establecidas en el artículo 610 del presente pliego La carga y transporte de material sobrante se envía a instalación de gestión de residuos. |

Artículo 411.- Imbornales y sumideros

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 411 del PG-3.

411.1. Definición y aplicación

Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas de una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción.

Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que cumple una función análoga a la del imbornal, pero dispuesto de forma que la entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical. Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de salida.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 413.0040N | ud | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUMIDERO EN TABLERO DE ESTRUCTURA FORMADO POR REJILLA DE FUNDICIÓN DE 20X20CM, CLASE D400 Y BUZÓN CON TUBERÍA DE DIÁMETRO 110MM, COMPLETAMENTE COLOCADO EN OBRA. |
| --- | --- | --- |

La ejecución de la unidad incluye la realización de las operaciones siguientes:

- Ejecución del hueco en la estructura para la realización del sumidero en el tablero

- Ejecución del sumidero.

- Colocación del marco y rejilla con las condiciones establecidas.

- Limpieza y retirada de residuos después de la ejecución.

411.2. Forma y dimensiones

Las dimensiones del sumidero son las indicadas en el proyecto. Dispone de rejilla de 20 x 20 centímetros.

Las dimensiones de la tubería son de 110 mm, que permiten el funcionamiento en condiciones normales sin atascos.

Las rejillas se dispondrán en el sentido de la corriente. La separación máxima entre ellas es de cuatro (4) centímetros.

411.3. Materiales

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. El hormigón empleado debe cumplir las prescripciones establecidas en la instrucción EHE.

La rejilla será de fundición y en cuanto a la capacidad de resistencia debida a cargas de tráfico será del tipo D400 según la norma UNE-EN 124:1995.

411.4. Ejecución de las obras

Se ejecutarán las obras según lo especificado en el Proyecto y con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra.

La tolerancia en dimensiones del cuerpo del sumidero no será superior a diez milímetros (10 mm) respecto a lo especificado en los planos del Proyecto.

Antes de colocar la rejilla, se limpiarán el sumidero y el conducto de desagüe.

411.5. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de sumidero se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Número entero |
| Forma de medición | Arqueta sumidero de realmente ejecutada. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio incluye la excavación, realización de huecos, hormigón en alzados, encofrado y desencofrado, enfoscado y enlucido, rejilla y marco, tubos de desagüe, según lo definido en los planos. El sumidero puede ser prefabricado con todos los materiales incluidos. El precio incluye también el relleno localizado en torno del sumidero. El hormigón utilizado cumplirá las especificaciones establecidas en el artículo 610 del presente pliego La carga y transporte de material sobrante se envía a instalación de gestión de residuos. |

Artículo 413. Caz de hormigón

413.1. Definición y aplicación

Se definen como caz prefabricado las piezas prefabricadas de hormigón colocadas sobre solera de hormigón, que constituye una faja o cinta que situada junto a la arista exterior del arcén para conducción de las aguas pluviales recibidas por la calzada hasta los elementos de drenaje.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 413.0010 | m | CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO i/ SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO. |
| --- | --- | --- |

La forma, dimensiones, tipo de material y demás características, se ajustarán a lo que figure en la Norma 5.2-IC de Drenaje Superficial, y en los planos del proyecto.

La ejecución de la unidad incluye la realización de las operaciones siguientes:

- Suministro de la pieza de hormigón prefabricado

- La excavación de la zanja

- Nivelación y preparación del lecho de asiento y perfilado.

- Colocación de las piezas e impermeabilización de juntas

- Carga y transporte de productos sobrantes a vertedero o instalación de gestión de residuos.

413.2. Materiales

El caz de hormigón prefabricado se fabricará bajo control intenso con hormigón tipo HM-30 en piezas de peso en torno a 35 kg al objeto de que sean manejables.

Adicionalmente las piezas prefabricadas de hormigón cumplirán con carácter general lo exigido por:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Instrucción para la Recepción de Cementos.

- Artículos 610 “Hormigones” y 630 “Obras de hormigón en masa o armado” de este Pliego.

- 413.2.2 Características geométricas de las piezas prefabricadas

La forma y dimensiones serán las señaladas en los planos del proyecto. La longitud será de cincuenta centímetros (50 cm).

En el caz de hormigón se admitirán las tolerancias dimensionales que se indican a continuación:

- Dimensiones		Tolerancia (mm)

- Ancho (a)				2

- Alto (b)					5

- Longitud				5

- Declive transversal (d1)		2

- (d2)					2

Se admitirá una rebaba inferior como máximo de dos milímetros y medio (+2,5 mm) a cada lado.

La sección transversal de las piezas de caz en curvas será la misma que la de las rectas.

Una vez colocadas las piezas prefabricadas sobre el lecho de asientos se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de quince milímetros (15 mm), medidas con regla de tres metros (3 m) estática, según NLT-334.

- 413.2.1. Características físico-mecánicas

El coeficiente de absorción de agua máximo admisible determinado según UNE7008 será del diez por ciento (10%) en peso.

La resistencia a compresión simple será de al menos treinta megapascales (30 MPa), determinada según UNE 83302:1984 y UNE 83304:1984.

- 413.2.2. Características de los materiales constitutivos de las piezas prefabricas

El tamaño máximo del árido a emplear en el hormigón no será superior al treinta y tres por ciento (33%) del espesor mínimo de la pieza. La resistencia característica a compresión del hormigón a utilizar en las piezas prefabricadas se fijará de acuerdo con la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

- 413.2.3. Características de los restantes materiales constitutivos de las cunetas prefabricadas

Los materiales a emplear en estas unidades de obra, tales como los de las juntas, relleno, etc., cumplirán lo especificado en el Proyecto.

Las juntas se rellenarán con mortero de cemento, con elementos de relleno, sellado y protección, si son necesarios.

413.3. Ejecución de las obras

Previamente a la colocación de las piezas deberá comprobarse el estado de la caja o superficie de apoyo, procediéndose a su limpieza en caso necesario.

Posteriormente las piezas prefabricadas se colocarán perfectamente alineadas y con la rasante de la solera a las cotas previstas.

Se apoyarán sobre cama de hormigón de HM-20 con un espesor mínimo de quince (15) centímetros.

- 413.3.1. Juntas

Las juntas entre piezas se ejecutarán según figure en el Proyecto.

Las piezas prefabricadas serán de hormigón y las juntas entre piezas deberán rellenarse con mortero de cemento.

Las juntas de dilatación deberán ejecutarse en las uniones con obras de fábrica, sus espesores estarán comprendidos entre diez y veinte milímetros (10 y 20 mm), rellenándose con un material elástico protegido superficialmente.

No se permiten piezas que no sean de hormigón

413.4. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de caz de hormigón se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Longitud de caz realmente colocado. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye: Suministro y colocación de las piezas, preparación de la superficie de apoyo, el material de agarre sobre la superficie del aglomerado o preparación de la zanja según proceda y el hormigón de la cama de apoyo El replanteo, colocación, rejuntado de las piezas, material de juntas. Todos los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad. La carga y transporte del material sobrante a vertedero o instalación de gestión de residuos. |

Artículo 414. Caldereta y bajante en estribos

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 411 del PG-3 y la EHE 08.

414.1. 	Definición

Se define como caldereta a un elemento cóncavo de recogida de aguas dispuesto bajo orificios o en puntos de desagüe de elementos que transportan dichas aguas, como es el caso de bandas estancas bajo juntas en estructuras.

Se define como bajante a una tubería de sección cerrada o abierta que permite el desagüe de aguas entre diferentes cotas.

Todos estos dispositivos deberán estar correctamente impermeabilizados.

El objetivo de estos dispositivos es mantener permanentemente condiciones que faciliten la salida rápida de las aguas de lluvias que caigan sobre el tablero del puente y, de esta manera, contribuir a la seguridad y la comodidad de los usuarios. En este artículo se rigen las prescripciones a seguir en la ejecución de los elementos de desagüe a realizar para evacuar el posible agua filtrada a través de las juntas de dilatación en los estribos y recogida por las bandas TPE en las estructuras localizadas en los PP.KK. de la vía 21+950 y 22+400.

414.2. 	Aplicación

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 413.0050N | ud | EJECUCIÓN DE DESAGÜE DE BANDA TPE EN JUNTAS DE CALZADA O DE ACERA A TRAVÉS DE UNA CALDERETA CONECTADA A UN PICO DE FLAUTA, INCLUSO OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SELLADO Y MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO. |
| --- | --- | --- |
| 430.0080N | m | BAJANTE DE PVC DE PLUVIALES, UNE-EN 1453, DE 110 mm. DE DIÁMETRO, CON SISEMA DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA, COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO SEGÚN CTE-HS-5. |

414.3. 	Materiales

Todos los materiales utilizados en la construcción de los presentes elementos de drenaje cumplirán con lo especificado en las Instrucciones y Normas vigentes que afecten a dichos materiales así como en los artículos correspondientes del presente pliego.

Caldereta de desagüe

Se emplearán calderetas sifónicas de PVC, con salida vertical de 110mm, conectadas adecuadamente a bajante del mismo diámetro, según lo especificado en Planos de proyecto.

414.4. 	Ejecución de las obras

La ejecución de la colocación de calderetas incluye las siguientes operaciones:

- El suministro de las piezas y materiales necesarios.

- Preparación de las superficies sobre las que se va a realizar la fijación y sellado de los elementos.

- La colocación de las piezas, incluso conexiones.

- Aplicación de cordón de sellado para garantizar la estanqueidad del contacto caldereta-banda estanca.

- Colocación y sellado del elemento de bajante para asegurar que los paramentos próximos de la estructura no se ven afectados por la escorrentía.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.

La ejecución de la colocación de bajante de PVC para el desagüe de calderetas incluye las siguientes operaciones:

- El suministro de las piezas y materiales necesarios.

- La preparación de las zonas de conexión para recibir las piezas.

- La colocación de las piezas y acabado final, incluso sujeción y conexiones.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra

414.5. Recepción

El Director de Obra o persona en quien se delegue verificará la siguiente especificación de la unidad de obra terminada.

Certificado de garantía de estanqueidad.

El instalador del sistema de drenaje aportará un certificado de garantía de la correcta instalación del sistema que asegure la estanqueidad del mismo en el plazo de garantía especificado en dicho certificado.

414.6. Medición y abono

La medición y abono de las calderetas de desagüe de las bandas TPE de las juntas se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Unidad (ud) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades exactas. |
| Forma de medición | Número de unidades realmente instaladas en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye todas las operaciones y medios auxiliares para su ejecución, incluyendo el desmontaje del sumidero y de las rejillas existentes, obturación de conducto y acondicionamiento posterior. |

La medición y abono de la bajante se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metro (m) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Longitud realmente ejecutada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye todas las operaciones y medios auxiliares para su ejecución, incluyendo las operaciones previas, preparación y acondicionamiento posterior. |

Artículo 415. Tubos prefabricados de hormigón para drenaje

415.1. 	Definición

Se define como tubo prefabricado de hormigón los de hormigón vibroprensado o armado utilizados en las obras de drenaje transversal de la traza o como colectores de drenaje longitudinal.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 414.0030 | m | TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN. |
| --- | --- | --- |
| 414.0080 | m | TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN. |
| 414.0090 | m | TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN. |
| 414.0110 | m | TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN. |
| 414.0120 | m | TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN. |
| 414.0150 | m | TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN. |

La ejecución de la unidad supone la realización de las operaciones siguientes:

- El suministro de los tubos prefabricados, con las dimensiones y características indicadas en los planos.

- La limpieza del fondo de la zanja o excavación y la fabricación y puesta en obra de la cama de asiento de hormigón, de acuerdo con los planos.

- La colocación y conexión de los tubos, incluyendo las piezas especiales necesarias.

- La ejecución de las pruebas de estanquidad se realizarán según la normativa vigente.

- El relleno de hormigón de refuerzo hasta 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo en las zonas de cruce bajo calzada, según se indica en planos.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta ejecución de esta unidad de obra.

La unidad de obra no incluye la excavación de las zanjas necesarias para la ubicación de los tubos, ni el relleno y compactación resultante con productos de la excavación o préstamos, que se ejecutarán y abonarán según los artículos 321. Excavación en zanja y, pozos y cimientos y 332. Rellenos localizados del PG-3.

415.2. 	Materiales

Los tubos de hormigón armado estarán fabricados por centrifugado u otro proceso que garantice una elevada compacidad, con un proceso de curado controlado.

Los hormigones y sus componentes cumplirán además las especificaciones de EHE y las prescripciones de aplicación del artículo 610.Hormigones de este Pliego. Las armaduras (en caso de tubos de hormigón armado) cumplirán las especificaciones de EHE y las prescripciones del artículo 600. Armaduras a emplear en hormigón armado de este Pliego.

El Contratista estará obligado a justificar estructuralmente los tubos en función de las acciones previsibles en cada tramo de tubería.

El fabricante o proveedor de los tubos contará con sello de calidad del producto, conforme a las Normas UNE de aplicación y reconocido ante un organismo competente de acreditación.

En el cuadro de materiales de las obras de drenaje transversal del documento Planos se precisan las características de los hormigones a emplear en su fabricación.

Tendrán enchufe de copa y junta de goma, según el caso, para garantizar la estanqueidad. Para la fabricación del hormigón se empleará árido calizo

415.3. 	Ejecución de las obras

- 415.3.1. Suministro, transporte y manipulación

Todos los elementos de la tubería llevarán grabados de forma indeleble los distintivos y marcas siguientes:

- Distintivo de fábrica.

- Diámetro nominal, en mm.

- Presión de timbre, en kp/cm2.

- Número de identificación, que permita conocer el historial de su fabricación.

- Fecha de terminación de la fabricación del tubo.

El suministro de cada partida se acompañará de un albarán de entrega en el que se detallará:

- Características geométricas del tubo: longitud, diámetro nominal, espesor, espesor de camisa de refuerzo o armado

- Características mecánicas del hormigón y acero empleado.

- Sello de calidad del suministrado o, en su defecto, certificado de garantía que acredite la realización de los ensayos de recepción según la normativa UNE de aplicación.

- El transporte desde la fábrica a la obra no se iniciará hasta que haya finalizado el período de curado.

Los tubos se transportarán sobre unas cunas de madera que garanticen la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de los tubos apilados, que no estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos elásticos, como madera, gomas o sogas.

Los tubos se descargarán cerca del lugar donde deban ser colocados y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.

El acopio de los tubos en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos de madera, salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio vertical en las debidas condiciones de seguridad.

Durante su permanencia en la obra, antes del tapado de las zanjas o terraplenados, los tubos deberán quedar protegidos de acciones o elementos que puedan dañarles, como tránsito o voladuras. Igualmente se evitará que estén expuestos durante largo tiempo a condiciones atmosféricas en que puedan sufrir secados excesivos o calores o fríos intensos. Si esto no fuera posible, se tomarán las precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales.

- 415.3.2. Puesta en obra

Los tubos se instalarán en una zanja cuyo ancho será como mínimo cincuenta (50) cm mayor que el diámetro nominal del tubo, medido dicho ancho a nivel de la generatriz superior.

El entronque de los tubos con pozos, o arquetas, se realizará recibiendo el tubo con mortero, quedando enrasado su extremo con la cara interior de la arqueta o pozo.

Los tubos irán apoyados sobre una cama de hormigón en masa HM-20.

Una vez ejecutada la cama de hormigón, de manera que el tubo apoye al menos en un ángulo de 120º, se regularizará el hormigón con una fina capa de mortero de 600 kg/m3; para, acto seguido, y mientras dure la plasticidad de éste, colocar los tubos.

Los tubos deberán transportarse, apilarse y manejarse en obra con las adecuadas garantías y será de cuenta del Contratista cualquier tipo de defecto que a juicio del Director de Obra aparezca en los citados tubos, de manera que reduzca ostensiblemente la capacidad portante o resistente al ataque de las aguas.

Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo.

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües en la excavación en caso necesario.

No se colocarán más de 100 m de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para protegerlos en lo posible de golpes. Siempre que en el material de las juntas intervenga cemento o elementos no elásticos se colocarán como mínimo 6 tubos por delante de cada junta antes de terminarla totalmente.

Los elementos que forman la junta se colocarán en el orden adecuado por los extremos de los tubos que han de unir. Se tendrá especial cuidado al colocar la junta igualándola alrededor de la unión, evitando la torsión de los anillos de goma, comprobándolos previamente mediante una enérgica tracción.

Los extremos de los tubos no quedarán a tope, sino con un pequeño huelgo de 15 mm. Todas las piezas quedarán perfectamente centradas en relación con el final de los tubos.

Las longitudes de tuberías que se montarán, serán las definidas en los planos del Proyecto. Para ello, el Contratista fabricará los necesarios tramos rectos de tubo de longitudes más cortas que las estándar.

Se prohíbe el empleo de cuñas de piedra o de madera que puedan desplazarse.

Una vez finalizada la instalación, total o parcial, de la tubería y con anterioridad al relleno de la zanja se realizarán las pruebas de estanqueidad. El Contratista suministrará todo el personal, equipo y material necesario para las pruebas.

Los tapones o bridas ciegas a usar en las pruebas serán de proyecto y construcción adecuados para resistir la presión de prueba, sin ocasionar daños o torsiones excesivas en el tubo. Dichas bridas ciegas deben ser fácilmente desmontables, para poder continuar el montaje de la tubería. El Contratista pondrá especial cuidado en la sujeción y arriostramiento de todas las bridas, etc. para evitar cualquier movimiento al aplicar la presión de prueba. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc, deberán estar anclados.

415.4. 	Recepción

Se realizará la recepción si se cumplen los criterios siguientes:

- Los tubos cumplen con la normativa vigente y disponen de sello de calidad acreditado.

- Se comprobará el buen estado de conservación de las piezas entregadas en obra previamente a su colocación.

- Las dimensiones de los tubos son las establecidas en los planos.

- La cama de apoyo y posterior relleno se realiza con hormigón de la resistencia indicada y cumple con los espesores exigidos.

- Resultado satisfactorio de la prueba de estanqueidad realizado según la normativa vigente.

Criterios de aceptación o rechazo:

En el caso de que no se disponga del sello de calidad o marcado CE se rechazará el producto, y deberá se repuesto por cuenta del contratista.

Las tolerancias permitidas son de un 2% en cuanto a la longitud del tuyo y de un 5% en cuanto al espesor del tubo. En el caso de no cumplirse se rechazará y será repuesto por cuenta del contratista.

Los espesores de la cama de apoyo y relleno son como mínimo los indicados en los planos.

El incumplimiento de los parámetros de aceptación indicados motivará el rechazo de la partida de tubos afectada, o de la actuación ejecutada, debiéndose subsanar las deficiencias, todo ello a costa del Contratista.

415.5. 	Control de calidad

Con independencia de que los tubos estén en posesión del citado sello de calidad, el Director de la Obra podrá ordenar en cualquier momento la realización de los ensayos que considere necesarios.

Los ensayos que tendrán que realizarse son:

- Comprobación de la documentación.

- Comprobación de los espesores del tubo

- Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación de dimensiones y espesores.

- Ensayo de estanqueidad.

- Ensayo de aplastamiento.

- Ensayo de flexión longitudinal.

El Director de Obra se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisos para el control de las diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de este pliego.

A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por sí mismo a la fabricación de los tubos, deberá hacer constar este derecho de la Administración en su contrato con el fabricante.

El fabricante avisará al Director de la Obra con quince (15) días de antelación, como mínimo, del comienzo de fabricación de los tubos y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas.

En caso de que la Dirección de Obra admitiera el empleo de tubos de un fabricante o proveedor que no disponga de sello de calidad, el Director de la Obra podrá exigir al Contratista el certificado garantía de que se efectuaron en forma satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados en la fabricación cumplieron las especificaciones correspondientes.

Con independencia de que los tubos estén en posesión del citado sello de calidad, el Director de la Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo cual el Contratista avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estos ensayos de los que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior.

Cada entrega en obra de los tubos y elementos será acompañada de un albarán especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen y deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados en el Plan de Obra, o en su caso por el Ingeniero Director.

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos serán rechazadas.

Los ensayos de recepción, en el caso de que el Director de las Obras lo considere oportuno, podrán sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos de estanqueidad, aplastamiento y flexión longitudinal del lote a que pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación que garanticen las propiedades anteriores.

Respecto al tipo de juntas propuestas, el Director de Obra podrá ordenar ensayos de estanqueidad de tipos de juntas. En este caso, el ensayo se hará en forma análoga al de los tubos, disponiéndose dos trozos de tubo, uno a continuación del otro, unidos por su junta, cerrando los extremos libres con dispositivos apropiados y siguiendo el mismo procedimiento que para los tubos, se comprobará que no existe pérdida alguna.

Los tubos se considerarán impermeables si a los 15 minutos de aplicar una presión de 0,5 atmósferas, la absorción del agua de la pared del tubo no pasa del valor indicado en la tabla siguiente, aunque aparecieran en la superficie manchas de humedad o gotas aisladas. Regirá el valor medio de un ensayo, el cual puede rebasarse por algún otro tubo hasta un 30%. Al someter a prueba de rotura cada uno de los tubos, se mantendrán los valores mínimos de la carga de compresión en kg/m de longitud útil, indicados en la tabla.

- 415.5.3. Ensayos

Los ensayos a realizar cumplirán:

- Los ensayos se realizarán según se describen en las Normas UNE de aplicación para características y dimensiones, impermeabilidad y carga de rotura.

- En la tabla siguiente quedan reflejados los límites mínimos y tolerancia para distintos diámetros.

| Diámetro interior | Tolerancia de longitud | Espesor mínimo | Tolerancia diámetro interior (mm) | Absorción cm/m. | Carga de rotura (kp/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 2% | 22 | 2 | 100 | 2.400 |
| 150 | 2% | 22 | 2 | 110 | 2.600 |
| 200 | 2% | 23 | 3 | 120 | 2.700 |
| 300 | 2% | 30 | 4 | 160 | 3.000 |
| 400 | 2% | 36 | 4 | 210 | 3.200 |
| 500 | 2% | 40 | 5 | 270 | 3.500 |
| 600 | 2% | 58 | 6 | 300 | 3.800 |
| 800 | 2% | 74 | 7 | 360 | 4.300 |
| 1000 | 2% | 90 | 7 | 440 | 4.900 |
| 1200 | 2% | 102 | 8 | 540 | 5.600 |
| 1500 | 2% | 120 | 8 | 600 | 6.000 |
| 1800 | 2% | 180 | 10 | 660 | 6.000 |

Tabla.- Límites y tolerancias para distintos diámetros

Para determinar la calidad se ensayarán tres tubos de un metro (1,00 m) de longitud. Caso de que uno de los tubos no corresponda a las características exigidas, se realizará una nueva prueba sobre doble número de tubos, rechazándose el lote si de nuevo fallara algún tubo.

415.6. 	Aceptación final

| Parámetros de aceptación final | Criterio | Norma / procedimiento |
| --- | --- | --- |
| Tolerancia diámetro interior del tubo | Según tabla de límites y tolerancias para los distintos diámetros. Además, el promedio de los diámetros mínimos en las cinco secciones resultantes de dividir la longitud del tubo en cuatro partes iguales, no debe ser inferior a su diámetro nominal. | Medición con regla |
| Tolerancia en el espesor del tubo | ±51% de su espesor nominal | Medición con calibre |
| Ovalización en la zona de junta | Tal que la diferencia entre sus diámetros interiores máximo y mínimo no exceda del 0,5% del diámetro nominal del tubo. | Medición con regla |
| Tolerancia diámetro camisa de chapa o armaduras | Diferencia entre sus diámetros interiores máximo y mínimo no sea superior al 1% de los diámetros nominales correspondientes. | Medición con calibre |
| Tolerancia longitud del tubo | Según tabla anterior. | Medición con regla |
| Estanqueidad del tubo | Límites de absorción según tabla anterior | Normas UNE de aplicación |

Tratamiento de No Conformidades

El incumplimiento de los parámetros de aceptación indicados en el apartado anterior motivará el rechazo del tubo o partida de tubos afectada, debiéndose suministrar tubos nuevos, todo ello a costa del Contratista.

415.7.	 Medición y abono

La medición y abono de las unidades de tubo de hormigón se realizará conforme a las especificaciones siguientes:

| Unidad de Medida | Metro (m) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos (2) decimales |
| Forma de medición | Se medirá por metros (m) de longitud de su generatriz inferior, descontando las interrupciones debidas a arquetas, registros, etc |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye la ejecución de la cama de hormigón de asiento del tubo y el relleno de hormigón de refuerzo en los cruces bajo calzada están incluidos en el precio. Incluye todos los materiales y medios necesarios para el sellado y unión de tubos, y los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad. No incluye la excavación de la zanja para ubicación del tubo y el posterior relleno y compactación del material excavado (o de préstamos) |

Artículo 417.-  Tuberías de PVC

417.1.	 Definición y aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 417.0050N | m | TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. |
| --- | --- | --- |
| 417.0070N | m | TUBO DE PVC DE 50 mm DE DIÁMETRO PARA DESAGÜE EN ESTRIBOS TOTALMENTE COLOCADO i/ P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. |

Este artículo es de aplicación a las unidades de obras consistentes en la ejecución de tuberías de PVC para drenaje de superficie sobre cama de apoyo, revestidas con geotextil y rellana con grava o material drenante.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Preparación de la superficie de apoyo

- Colocación de tubos de PVC en las zanjas ejecutadas, así como la colocación del geotextil y del material drenante o grava, según proceda.

- El relleno de hormigón de refuerzo hasta cubrir completamente la generatriz superior del tubo en las zonas de cruce bajo calzada, según se indica en planos.

- Sellado de tubos y pruebas de comprobación. .

417.2.   Materiales

El material básico para la fabricación de los tubos de P.V.C. será resina de policloruro de vinilo técnicamente pura, es decir con menos del 1% de sustancias extrañas.

Al material básico no se le podrá añadir ninguna sustancia plastificante.

Se podrá incluir otros ingredientes o aditivos en una proporción tal que, en su conjunto, no supere el cuatro por ciento (4%) del material que constituye la pared del tubo acabado. Estos ingredientes o aditivos pueden ser lubrificantes, estabilizadores, modificadores de las propiedades finales del producto y colorantes.

El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de policloruro de vinilo de forma que pueda garantizar el cumplimiento de las características a corto plazo y a largo plazo (50 años) que se exigen en este pliego. En especial tendrá en cuenta las siguientes características de la resina:

- Peso específico aparente, granulometría y porosidad el grano.

- Índice de viscosidad.

- Colabilidad.

- Color.

- Contenido máximo de monómero libre.

- Humedad.

Estas características se determinarán de acuerdo con las normas UNE correspondientes o, en su defecto, con las normas ISO, tal y como se especifica en este artículo.

Las características principales de las tuberías de PVC deben ser:

| Características | Valores |
| --- | --- |
| Densidad | 1,35 a 1,46 (Kg/dm3) |
| Coeficiente de dilatación térmica | (60 a 80)· |
| Temperatura de reblandecimiento VICAT mínima | 79 ºC |
| Módulo de elasticidad lineal a 20ºC, mínimo | 28.000 kp/cm2 |
| Resistencia a tracción simple mínima | 500 kp/cm2 |
| Alargamiento en la rotura a tracción | 80 % |
| Absorción de agua, máxima | 40 g/m2 |
| Opacidad máxima | 0,2 % |

El geotextil empleado cumplirá las especificaciones establecidas en el artículo 290. Geotextiles del presente pliego o del PG-3.

El material drenante cumplirá las especificaciones establecidas en el artículo 421.Relleno localizado con material drenante del presente pliego o del PG3

417.3.   Ejecución de las obras

- 417.3.1.   Suministro, transporte y manipulación.

Las condiciones generales de los tubos de PVC son las siguientes:

- Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección perpendicular a su eje longitudinal.

- Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40ºC

- Estarán exentos de rebabas, fisuras y granos y presentan una distribución uniforme del color.

Todos los elementos de la tubería llevarán grabados de forma indeleble los distintivos y marcas siguientes:

- Distintivo de fábrica.

- Diámetro nominal, en mm.

- Presión de timbre, en kp/cm2.

- Número de identificación, que permita conocer el historial de su fabricación.

- Fecha de terminación de la fabricación del tubo.

El suministro de cada partida se acompañará de un albarán de entrega en el que se detallará:

- Características geométricas del tubo: longitud, diámetro nominal, espesor.

- Sello de calidad del suministrado o, en su defecto, certificado de garantía que acredite la realización de los ensayos de recepción según la normativa UNE de aplicación.

En el transporte de tubos de material termoplásticos se debe tener en cuenta:

- Se transportarán en camiones donde se debe evitar que la caja tenga protuberancias o bordes rígidos o agudos que puedan dañar a los tubos.

- Cuando se carguen tubos de diferente diámetro se colocarán en la parte inferior aquellos de mayor tamaño y espesor por lo tanto más pesados, para evitar riesgo de deformaciones.

- En la manipulación de los tubos debe tenerse en cuenta el riesgo de rotura de los extremos achaflanados y de las embocaduras. No deben ser arrasados por el terreno, ni colocados haciéndolos rodar por rampas. Cuando se utilice maquinaria en su manipulación, todos los elementos de contacto deben ser de material blando.

- Cuando los tubos se descarguen de los vehículos no deben ser arrojados al suelo, deben ser bajados cuidadosamente y colocados en filas cuando vayan a ser almacenados.

- Los tubos se descargarán cerca del lugar donde deban ser colocados y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.

Si se realiza acopio o almacenamiento de tubos sobre el terreno se comprobará que éste es consistente y lo suficiente liso para que los tubos se apoyen en toda su longitud sin el riesgo de que piedras y otros salientes agudos puedan dañarles.

Cuando los tubos se acopien en el exterior con temperatura ambiente superior a 23ºC se recomienda:

- La altura de las pilas será inferior a 1 m.

- Todas las filas deben estar protegidas de la exposición directa al sol y permitir el paso libre del aire alrededor de los tubos.

- Los accesorios almacenados de tal forma que permitan el paso libre del aire.

Durante su permanencia en la obra, antes del tapado de las zanjas o terraplenados, los tubos deberán quedar protegidos de acciones o elementos que puedan dañarles, como tránsito o elementos con bordes agudos o punzantes. Igualmente se evitará que estén expuestos durante largo tiempo a condiciones atmosféricas en que puedan alterar las características de los materiales que lo componen.

Debe tenerse en cuenta que la resistencia al impacto de los tubos de PVC disminuye de forma acusada a temperaturas inferiores a 0ºC

- 417.3.2.   Puesta en obra

Los tubos se instalarán en una zanja cuyo ancho será como mínimo cincuenta (50) cm mayor que el diámetro nominal del tubo, medido dicho ancho a nivel de la generatriz superior.

El entronque de los tubos con pozos se realizará mediante juntas y piezas especiales y quedando enrasado su extremo con la cara interior del pozo.

Los tubos irán apoyados sobre una cama de arena de al menos 10 cm de espesor.

En el caso de tubos ranurados están protegidos por una capa de grava de 25 cm de espesor sobre la generatriz, y envueltos por geotextil. Tal y como se detalla en los artículos de geotextil para separación y filtro del presente pliego.

Los tubos deberán transportarse, apilarse y manejarse en obra con las adecuadas garantías y será de cuenta del Contratista cualquier tipo de defecto que a juicio del Director de Obra aparezca en los citados tubos, de manera que reduzca ostensiblemente la capacidad portante o resistente al ataque de las aguas.

Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo.

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües en la excavación en caso necesario.

No se colocarán más de 100 m de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para protegerlos en lo posible de golpes.

- 417.3.3.   Juntas y uniones

Las condiciones que deben cumplir las siguientes condiciones:

- Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar las resistencias de los tubos.

- No producir alteraciones del régimen hidráulico.

- Durabilidad de los elementos que la componen.

- La estanqueidad de la junta en obras de saneamiento debe ser estancas a presión hidráulica interior a 1 kp / cm2.

- Estanqueidad de la unión contra eventuales infiltraciones desde el exterior hacia el interior.

Se realizará con bridas metálicas, aplicadas sobre portabridas de PVC inyectado y encolado al extremo del tubo, en fábrica y con entera garantía.

La embocadura o copa de los tubos se formará en fábrica mediante la operación de encopado por moldeo, con o sin regruesamiento de la pared. No se permitirá las copas encoladas.

Las longitudes de tuberías que se montarán, serán las definidas en los planos del Proyecto. Para ello, el Contratista fabricará los necesarios tramos rectos de tubo de longitudes más cortas que las estándar.

Se prohíbe el empleo de cuñas de piedra o de madera que puedan desplazarse.

Una vez finalizada la instalación, total o parcial, de la tubería y con anterioridad al relleno de la zanja se realizarán las pruebas de estanqueidad, excepto en los ranurados. El Contratista suministrará todo el personal, equipo y material necesario para las pruebas.

Los tapones o bridas ciegas a usar en las pruebas serán de proyecto y construcción adecuados para resistir la presión de prueba, sin ocasionar daños o torsiones excesivas en el tubo. Dichas bridas ciegas deben ser fácilmente desmontables, para poder continuar el montaje de la tubería. El Contratista pondrá especial cuidado en la sujeción y arriostramiento de todas las bridas, etc. para evitar cualquier movimiento al aplicar la presión de prueba. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc, deberán estar anclados.

417.4.   Recepción

El fabricante está obligado a facilitar información técnica sobre la naturaleza, origen y propiedades de todas las materias que integran el producto acabado, así como el proceso de fabricación de los tubos y accesorios, de los procedimientos y medios del control de calidad que realiza, con indicación de laboratorios, registros de datos y demás aspectos relacionados con las propiedades del producto y la regularidad de sus características.

En especial deberá justificar los valores de las características a largo plazo, datos experimentales de partida y métodos de extrapolación en el tiempo empleados. Así mismo hará referencia a los ensayos de larga duración efectuados.

El fabricante está obligado a declarar por escrito los valores referentes a las características o propiedades del producto acabado, que en todo caso deben ser iguales o superiores a las especificadas en el epígrafe 417.2. Materiales del presente artículo

El fabricante especificará y garantizará los valores de todas las características físicas y mecánicas.

Se medirá y comprobará que el diámetro y longitud de las tuberías es la acordada en los planos de proyecto, encontrándose dentro de las tolerancias admisibles. Además se verificará limpieza de las zanjas, que deberán encontrarse exentas de material que pueda dañar la tubería o cualquier partícula extraña, para garantizar la correcta ejecución de las operaciones posteriores.

Se comprobará que el interior del tubo se encuentra totalmente libre de elementos que puedan llevar a su taponamiento.

Paralelamente para la recepción del producto tendrán carácter obligatorio las pruebas de recepción siguientes:

- Examen visual del aspecto exterior de los tubos y accesorios.

- Comprobación de dimensiones y espesores de los tubos y accesorios

- Comprobación de las canalizaciones y estado del sellado.

- Pruebas de resistencia (impacto y tracción) a corto y largo plazo.

Tratamiento de no conformidades

El incumplimiento de los parámetros de aceptación indicados en este artículo motivará el rechazo del tubo o partida de tubos afectada, debiéndose suministrar tubos nuevos, todo ello a costa del Contratista.

Para ello se clasifica el material por lotes, de acuerdo con lo que establece anteriormente, realizando las pruebas establecidas, de tal forma que los resultados obtenidos se asignan al total del lote.

Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas en este pliego, así como las dimensiones y tolerancias definidas serán rechazados. Cuando una muestra no satisfaga una prueba se repetirá la misma sobre dos muestras más del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechaza el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas en bueno.

| No Conformidades | Tratamiento de no conformidades |
| --- | --- |
| Diámetro de las tuberías no es acorde a las dimensiones en planos. | No se aceptará, se corregirá y los gastos irán por cuenta del contratista. |
| Longitud de tubo insuficiente | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. |
| Sellado insuficiente | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. |
| Rotura de la tubería | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. |

417.5.   Control de calidad

Se realizarán dos tipos de pruebas sobre el producto acabado

- Ensayos y pruebas para verificar las características declaradas por el fabricante.

- Ensayos y pruebas de recepción del producto.

Los ensayos que tendrán que realizarse son:

- Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas

- Comprobación de dimensiones y espesores.

- Ensayo de estanqueidad, excepto en tuberías ranuradas.

- Características mecánicas.

- El control de calidad de la perforación se ajustará a las siguientes actuaciones:

Las condiciones generales del control de calidad son:

La responsabilidad respecto a la calidad del producto es exclusiva del fabricante, por lo que este deberá implantar en fábrica sistemas de control de calidad eficientes, con laboratorios de ensayos adecuados, y llevar un registro de datos, que estará en todo momento a disposición del director.

El Director de Obra se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisos para el control de las diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de este pliego.

A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por sí mismo a la fabricación de los tubos, deberá hacer constar este derecho de la Propiedad en su contrato con el fabricante.

En caso de que la Dirección de Obra admitiera el empleo de tubos de un fabricante o proveedor que no disponga de sello de calidad, el Director de la Obra podrá exigir al Contratista el certificado garantía de que se efectuaron en forma satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados en la fabricación cumplieron las especificaciones correspondientes.

Con independencia de que los tubos estén en posesión del citado sello de calidad, el Director de la Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo cual el Contratista avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estos ensayos de los que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior.

Cada entrega en obra de los tubos y elementos será acompañada de un albarán especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen y deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados en el Plan de Obra, o en su caso por el Ingeniero Director.

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos serán rechazadas.

A continuación se describen los ensayos a realizar.

Ensayos sobre materiales, comprobación de dimensiones y espesores y comprobación mecánica.

Los ensayos se realizarán según se describen en las Normas UNE de aplicación para características y dimensiones de tuberías.

En el siguiente cuadro figuran los diámetros nominales, espesores de pared y tolerancias para la serie normalizada de tubos de PVC para saneamiento:

| Diámetro nominal exterior (mm) | Tolerancia en el diámetro exterior (mm) | Espesores |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Espesor (mm) | Tolerancia (mm) |
| 110 | 0,4 | 3 | 0,5 |
| 125 | 0,4 | 3,1 | 0,5 |
| 160 | 0,5 | 3,9 | 0,6 |
| 200 | 0,6 | 4,9 | 0,7 |
| 250 | 0,6 | 6,1 | 0,9 |
| 315 | 0,8 | 7,7 | 1,0 |
| 400 | 1,0 | 9,8 | 1,2 |
| 500 | 1,0 | 12,2 | 1,5 |
| 630 | 1,0 | 15,4 | 1,8 |

| Parámetros de aceptación final | Criterio | Norma / procedimiento |
| --- | --- | --- |
| Tolerancia diámetro exterior del tubo | Según tabla anterior. La tolerancia será inferior al valor medio obtenido de la siguiente fórmula Dm = 0,1 + 0,0015 DN. | Medición con regla |
| Tolerancia en el espesor del tubo | +10% de su espesor nominal. | Medición con calibre |
| Deformación transversal | Será inferior al 5% del diámetro nominal. | Medición con regla |
| Tolerancia longitud del tubo | Según tabla anterior. | Medición con regla |

Las tolerancias en el diámetro exterior medio, medido en el tubo, será siempre en más, y su cuantía viene dada por la fórmula Dm = 0,1 + 0,0015 DN redondeado al 0,1 mm más próximo, por exceso, con un valor mínimo de 0,2mm

Para tubos de espesor nominal mayor de 6,6 mm, la diferencia máxima admisible entre el espesor medio y el nominal (e) será siempre positiva y no excederá de 0,1e.

Las características de los tubos deben cumplir:

- Frente al calor la contracción longitudinal remanente del tubo, después de haber estado sometido a la acción del calor será menor de 5%

- La resistencia al impacto será inferior al 5% para el ensayo a 0º y del 10% en el ensayo a 20ºC

- En el ensayo de presión interior destructivo, se obtendrán las tensiones mínimas que producen la rotura del tubo en trozos, representado en una curva tensión-tiempo para cada una de las temperaturas de ensayo. La resistencia mínima estimada para los 50 años no será inferior a 24 MPa.

- Ensayos mecánicos:

  - En los tubos de PVC para 50 años de vida útil, y temperaturas de servicio no mayores a 20ºC, la tensión de trabajo máxima admisible será fijada en base a las circunstancias particulares de la obra y a la normativa de aplicación. El valor de la tensión dependerá del coeficiente de seguridad al término de la vida útil.

  - En la selección de una determinada serie de tubo (espesor de la pared) de un diámetro previamente fijado por motivos hidráulicos se tendrá en cuenta no sólo la presión nominal, sino también las demás características mecánicas, en base a las solicitaciones del servicio previsibles. Se tomaran en consideración las depresiones en el interior del tubo y el riesgo de colapso.

  - Por lo general la máxima deformación transversal admisible a largo plazo en tubos de PVC se limitará al 5% del diámetro nominal.

El control de calidad de la perforación:

Se realizarán los siguientes ensayos:

| Características | Método de ensayo de observación | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Limpieza | Examen visual | Inmediatamente antes y después de ejecución |
| Diámetro de las tuberías | Examen visual y medición con flexómetros | Tras la ejecución |
| Longitud de las canalizaciones | Examen visual y medición con flexómetros | Tras la ejecución |

Ensayos de recepción:

Los ensayos de recepción, en el caso de que el Director de las Obras lo considere oportuno, podrán sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos de estanqueidad, aplastamiento y flexión longitudinal del lote a que pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación que garanticen las propiedades anteriores.

Ensayo de comprobación de las juntas

Respecto al tipo de juntas propuestas, el Director de Obra podrá ordenar ensayos de estanqueidad del tipo de juntas. En este caso, el ensayo se hará en forma análoga al de los tubos, disponiéndose dos trozos de tubo, uno a continuación del otro, unidos por su junta, cerrando los extremos libres con dispositivos apropiados y siguiendo el mismo procedimiento que para los tubos, se comprobará que no existe pérdida alguna.

417.8.   Medición y abono

La medición y abono de la unidad de tubería de PVC se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de Medida | Metro (m) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos (2) decimales |
| Forma de medición | Los tubos de PVC se medirán por metros (m) de longitud de su generatriz inferior, descontando las longitudes de las interrupciones debidas a arquetas, registros, etc |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio comprende todos los conceptos que se incluyen en la definición de la unidad de obra Están incluidos en el precio la excavación de la zanja, el geotextil y el posterior relleno con material filtrante |

La medición y abono del relleno localizado se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte.

Artículo 420b. Zanjas drenantes

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 420 del PG-3.

420b.1. Definición. Aplicación

Se define la zanja drenante como el conjunto formado por tubería de drenaje, relleno de grava filtrante, y geotextil.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 424.0020 | m | TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. |
| --- | --- | --- |
| 424.0030 | m | TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. |

La ejecución de la unidad de obra incluye la realización de las operaciones siguientes:

- La excavación de la zanja.

- Ejecución del lecho de asiento de la tubería mediante cama de arena de

- Colocación del tubo de arena

- Colocación de geotextil y grava filtrante.

420b.2. Materiales

Los tubos a emplear serán de PVC, deben cumplir lo especificado en el artículo 417 del presente pliego y con las dimensiones indicadas en la definición de la unidad. La resistencia mecánica del tubo debe cumplir lo especificado en la norma UNE-EN 1401-1.

La grava utilizada como material drenante debe cumplir lo especificado en el artículo 421. “Rellenos localizados de material drenante” del presente pliego y del PG-3

El geotextil utilizado como filtro debe cumplir lo especificado  en el artículo el artículo 422. Geotextiles como elemento de separación y filtro del presente pliego y del PG-3.l

420.3. Ejecución

La excavación se realizará según lo indicado en el artículo 321 del presente pliego y del PG-3.

El lecho de asiento será cama de arena de diez centímetros (10 cm) convenientemente compactada, tendrá la pendiente debida y nunca inferior a cero con cinco por ciento (0,5%)

No se colocará la tubería sin la aprobación del Director de Obra y siempre en sentido ascendente.

Las juntas se realizarán según lo indicado en el artículo 417 del presente pliego

El material drenante se colocará según lo indicado en el artículo 421. Rellenos localizados de material drenante del presente pliego y del PG-3.

En los casos de lecho de asiento permeable una vez colocada la tubería se rellena con material drenante

420.5. Medición y abono

La medición y abono de las unidades hormigón para arquetas y pozo de registro se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro (m) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales |
| Forma de medición | Longitud del tubo realmente colocada |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio incluye el tubo, el relleno con material drenante y el geotextil según planos. Todos los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. No incluye la excavación ni el relleno localizado hasta completar la zanja que son objeto de medición y abono según los artículos 321 y 330 del presente pliego. |

Artículo 421. Rellenos localizados de material drenante

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 421 del PG-3.

421.1. Definición

Consisten en la extensión y compactación de materiales drenantes tipo grava empleados en la realización de zanjas drenantes pertenecientes al drenaje longitudinal.

Los rellenos localizados de material drenante cumplirán lo especificado en el artículo 421 del PG-3, el PG-3.

Le ejecución de la unidad supone la realización de las operaciones siguientes:

- Suministro del material drenante.

- Preparación de la superficie

- Extendido del material drenante y compactación.

421.2. Materiales

Los materiales drenantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales, o bien áridos procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos artificiales. En todo caso estarán exentos de arcilla, margas y otros materiales extraños.

Se empleará grava silícea con tamaño entre 20 a 40 mm.

El Contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y antes de su empleo deberá contar con la aprobación explícita de éste.

El material drenante cumplirá:

- El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm), y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco por ciento (5%).

- Siendo Fx el tamaño superior al del x%, en peso, del material filtrante, y dx el tamaño superior al del x%, en peso, del terreno a drenar, se deberán cumplir las siguientes condiciones de filtro:

  - F15/ d85 < 5    (b)  F15/ d15 > 5     (c)  F50/ d50 < 25

El filtro debe cumplir:

- Asimismo el coeficiente de uniformidad del filtro será inferior a veinte (F60/F10 < 20)

- El material drenante situado junto a los tubos deberá cumplir las condiciones siguientes:  para tubos perforados = F85 /Diámetro del orificio > 1

- El material drenante será no plástico, y su equivalente de arena determinado según UNE-EN 933-8 será superior a treinta (EA>30).

- El ensayo de los Ángeles para materiales de origen pétreo será inferior a cuarenta (40).

421.3. Ejecución de las obras

Durante los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite la segregación y contaminación del mismo. En especial, se tendrán presentes las siguientes precauciones: evitar una exposición prolongada del material a la intemperie, formar los acopios sobre una superficie que no contamine al material, evitar la mezcla de distintos tipos de materiales. Eliminándose las zonas segregadas o contaminadas de polvo.

La superficie donde se coloque debe estar seca, las corrientes o filtraciones de agua deben ser desviadas o captas y conducidas fuera de la zona en la que se realiza el relleno.

El material se extenderá en tongadas con un espesor máximo de veinte centímetros.

Antes del extendido de cada tongada se comprobará que la capa inferior es homogénea y dispone del grado de compactación exigido y nunca inferior al mayor de los que posean los terrenos o materiales adyacentes situados a su mismo nivel.

Cuando se trata de rellenos localizados en torno a tuberías y hasta una altura de treinta centímetros (30 cm) por debajo de la generatriz superior de la tubería, salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el tamaño máximo de las partículas no será superior a dos centímetros (2 cm), las tongadas serán de diez centímetros (10 cm) y se compactarán hasta un índice de densidad no inferior al setenta y cinco por ciento (75%).

Se evitará en todo momento la contaminación del material, para ello se tomarán las siguientes precauciones:

- los rellenos se ejecutarán en el menor plazo posible y, una vez terminados, se cubrirán, de forma provisional o definitiva.

- se protegerá ante la lluvia, evitando encharcamientos en la superficie.

- El material contaminado será sustituido por otro en buenas condiciones.

No se permitirá el paso de vehículos sobre el relleno hasta que no se haya completado su compactación.

421.4. Limitaciones de la ejecución

No se ejecutarán si la temperatura ambiente es inferior a cero grados Celsius (0ºC)

Sobre las capas en ejecución se prohibe la acción de todo tipo de tráfico hasta que no esté completa la compactación.

421.5. Medición y abono

La medición y abono del relleno localizado se realizará de acuerdo con lo indicado para las unidades definidas en el artículo 420. Zanja drenante del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo 422. Geotextil como elemento de separación y filtro

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 422 del PG-3.

422.1. Definición

Son objeto de este artículo las aplicaciones de geotextiles, materiales definidos en el artículo 290, “Geotextiles” del PG-3, utilizados en obras de carretera con la función siguiente:

- Función de filtro en sistemas de drenaje.

El geotextil utilizado en el proyecto para envolver el material filtrante de las zanjas del tubo dren es del tipo denominado "no tejido".

422.2. Materiales

Los requisitos resistente mínimos a exigir al geotextil se exponen a continuación:

Criterios mecánicos:

Se distinguen los siguientes grupos:

| Grupo | e(kN/m) (valor mínimo) | Rt (kN/m) (valor mínimo) | Rpd (mm) (valor mínimo) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2,7 | 9 | 30 |
| 1 | 2,1 | 7 | 35 |
| 2 | 1,5 | 5 | 40 |
| 3 | 1,2 | 4 | 45 |

donde:

- RT = Resistencia a tracción (kN/m) según UNE-EN ISO 10319, medida en la dirección principal (de fabricación o perpendicular a ésta) en que la resistencia sea mínima.

- Rpd = Resistencia a perforación dinámica (mm) según UNE-EN 918.

- e = RT A εr anteriormente definido.

En función del tipo de tráfico de la carretera y del tipo de apoyo del geotextil se determina el grupo de requisitos resistentes mínimos a exigir al geotextil, de la siguiente forma:

- Se podrá utilizar el grupo de requisitos 3 cuando se cumplan simultáneamente los siguientes condicionantes:

  - El tráfico de la vía es de categoría T3 o inferior.

  - La superficie de apoyo tiene una inclinación inferior al cinco por ciento (5%) o superior a ochenta y cinco grados sexagesimales (85º) (geotextil como filtro en zanjas).

  - El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el segundo ciclo del ensayo de placa de carga según NLT 357 superior a cincuenta megapascales (Ev2 > 50 MPa), en condiciones de humedad y densidad representativas de su estado final en la obra

- Se podrá utilizar el grupo de requisitos 2 cuando no siendo de aplicación el grupo de requisitos 3 se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

  - El tráfico de la vía es de categoría T2 o inferior.

  - La superficie de apoyo tiene una inclinación inferior al diez por ciento (10%) o superior a setenta y cinco grados sexagesimales (75º) (geotextil como filtro en zanjas).

  - El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el segundo ciclo del ensayo de placa de carga según NLT 357 superior a treinta megapascales (Ev2 > 30 MPa), en condiciones de humedad y densidad representativas de su estado final en la obra

- Se podrá utilizar el grupo de requisitos 1 cuando no siendo de aplicación el grupo de requisitos 2 se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

  - El tráfico de la vía es de categoría T1 o inferior.

  - El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el segundo ciclo del ensayo de placa de carga según NLT 357 superior a quince megapascales (Ev2 > 15 MPa), en condiciones de humedad y densidad representativas de su estado final en la obra.

En cuanto a la resistencia debe cumplir:

- La resistencia a la rotura en la dirección en la que esta sea máxima no será más de una vez y media la resistencia a la rotura en la dirección perpendicular a la misma.

- La tensión a la que se produce una deformación del veinte por ciento (20%) del alargamiento en rotura sea inferior al ochenta por ciento (80%) de la tensión de rotura.

Criterios de retención:

La apertura eficaz de poros (O90,W) del geotextil según UNE-EN ISO 12956 deberá cumplir las siguientes condiciones:

O90,W > 0,05 mm

O90,W < 0,20 mm

O90,W < d90

si d40 < 0,06 mm; O90,W < 10Ad50

si d40 < 0,06 mm; O90,W < 10Ad50

siendo:

dx = Apertura del tamiz por el que pasa el x% en peso del suelo a proteger.

El Proyecto o el Director de las Obras podrán indicar condiciones más restrictivas si así lo consideran conveniente.

Criterios hidráulicos

La permeabilidad del geotextil en dirección perpendicular a su plano (permitividad Kg), según UNE-EN ISO 11058 respecto a la permeabilidad del material menos permeable (Ks) será la indicada a continuación, salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras:

- Flujo unidireccional laminar Kg > 10 Ks

- Flujo que cambia rápidamente de sentido (alternativo o turbulento ) Kg > 100 Ks

Criterio de durabilidad

Se cumplirá lo establecido en el artículo 290 del presente pliego

422.3. Ejecución de las obras

Terminada la excavación y refino de taludes se extenderá la lámina, acopiada previamente y cortada de modo que no haya juntas longitudinales, o sea paralelas a la dirección de la corriente.

La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos cortantes o punzantes

El solape deberá ser de al menos un cincuenta centímetros (50 cm) y el sentido de avance en la colocación será el contrario a la dirección del flujo.

En ningún caso el geotextil debe quedar tenso o sometido a esfuerzos.

El vertido de los materiales granulares, así como la colocación de las tuberías colectoras, deberán realizarse sin dañar el geotextil.

Para los filtros, en ningún caso se utilizarán materiales sucios, con grasa, barro, etc.

Se prestará especial atención a la puesta en obra de material filtro en zanjas profundas.

422.4. Limitaciones de ejecución

No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando tengan lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2ºC).

422.5. Control de calidad

Se procederá conforme a lo indicado en el artículo 290, Geotextiles Del PG-3

Se comprobará asimismo que el geotextil no ha sufrido daños durante su instalación de acuerdo con UNE-EN ISO 10722:2007.

422.6. Medición y abono

La medición y abono del geotextil utilizado como filtro se realizará de acuerdo con lo indicado para las unidades definidas en el artículo 420. Zanja drenante del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo 425. Canal de drenaje

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 411 del PG-3 y la EHE 08.

425.1. Definición

Se define como canal reja al elemento de drenaje constituido fundamentalmente por una canalización cubierta con una rejilla que, según su categoría, puede llegar a permitir el paso de vehículos pesados sobre ella. De este modo, se puede conseguir un sistema de desagüe para situaciones en las que la falta de espacio, por ejemplo, supone un condicionante importante.

Todos estos dispositivos deberán estar correctamente impermeabilizados.

El objetivo de estos dispositivos es mantener permanentemente condiciones que faciliten la salida rápida de las aguas de lluvias que caigan sobre la carretera en la zona del paso inferior de Siero y, de esta manera, contribuir a la seguridad y la comodidad de los usuarios. En este artículo se rigen las prescripciones a seguir en la adecuación de los elementos de desagüe existentes en la estructura a reparar.

425.2. Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 410.0002N | m | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL DE DRENAJE DE HORMIGÓN POLÍMERO, ANCHO INTERIOR 200 MM, PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES, EN MODULOS DE 1 ML DE LONGITUD, INCLUSO SISTEMA DE FIJACIÓN DE 2 TORNILLOS POR M, INCLUSO REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL NERVADA NORMAL, CON CLASE DE CARGA D-400 Y SISTEMA DE FIJACIÓN AL CANAL MEDIANTE TORNILLO A LA BASE DEL CANAL. INCLUSO DADOS DE HORMIGÓN, JUNTAS DE DILATACIÓN Y JUNTAS TRANSVERSALES NECESARIAS. TOTALMENTE TERMINADA. |
| --- | --- | --- |

425.3. Descripción de los trabajos

La ejecución de la unidad de obra del canal reja incluye las operaciones siguientes:

- Preparación de la zanja para el lecho y recibido del hormigón.

- Establecer un cordel de alineación y preparar los canales a lo largo de la zanja.

- Verter un hormigón de calidad según las especificaciones del fabricante en la base de la zanja y antes de que fragüe comenzar a colocar los canales.

- Colocar los canales.

- Verter el hormigón en los laterales del canal, realizando el dado indicado por el fabricante. Abrir las juntas de retracción transversales cada 6 m.

- Al encontrase embebido en solera rígida, se ha previsto una junta de dilatación longitudinal.

Una vez ejecutado el canal reja, se procederá a su conexión con la bajante de PVC, de modo que las aguas queden evacuadas hasta la zona inferior de la pasarela, utilizando las juntas, abrazaderas y elementos de conexión necesarios especificados por el fabricante.

425.4. Materiales

Todos los materiales utilizados en la ejecución del canal reja y las bajantes cumplirán con lo especificado en las Instrucciones y Normas vigentes que afecten a dichos materiales así como en los artículos correspondientes del presente pliego.

Canal reja

Se colocará un canal reja de hormigón polímero. Se trata de un material de altas prestaciones compuesto por áridos de sílice y cuarzo ligados mediante resinas de poliéster. Esto le confiere una elevada resistencia a compresión, al choque y a los productos químicos, así como un prácticamente nulo porcentaje de absorción de agua, lo que lo hace muy resistente al efecto de los ciclos hielo-deshielo. El canal reja contará con el preceptivo marcado CE.

El hormigón de los dados para la correcta implantación del canal reja debe cumplir las especificaciones del artículo dedicado al hormigón del presente Pliego de Condiciones.

Rejilla

Según normas EN-124, EN-1433 y DIN-19580, estarán clasificadas como clase D debiendo de soportar una resistencia de 400kN de carga vertical sobre la misma (en calzada y zona de paso de vehículos). La rejilla debe ser diseñada para poder garantizar una recogida multidireccional de las aguas y poder utilizarse puntualmente para inspecciones, facilitando la apertura y asegurando el cierre. Las rejillas dispuestas, debido a su categoría D-400, cumplirán las siguientes características:

| Características D-400 |  | Epígrafes norma EN 124 |
| --- | --- | --- |
| Superficie de ventilación |  | 7.2 |
| Cota de paso |  | 7.3 |
| Profundidad de encastre |  | 7.4 |
| Aseguramiento tapa/marco | 7.8 |  |
| Presión de apoyo del marco | 7.15 |  |
| Altura del marco | 7.16 |  |
| Ángulo de apertura | 7.17 |  |
| Superficie de absorción | 7.9 |  |
| Fuerza de control | 8.3.2 |  |
| Material | Especificaciones de la norma |  |
| Ensayos en la vía | Especificaciones de la norma |  |
| Rejillas y sumideros | Especificaciones de la norma |  |
| Resistencia al deslizamiento | Especificaciones de la norma |  |

Como criterio adicional, el fabricante deberá garantizar que las rejillas han sido tratadas con una protección anticorrosión.

Junta de dilatación

Como elemento de sellado se dispondrá un cordón de espuma polietilénica extruida de célula cerrada, para soporte de selladores elastoméricos. Sus características principales son que no absorbe agua, posee una gran elasticidad y conserva inalteradas sus propiedades con el paso del tiempo. Debe utilizarse un cordón de diámetro superior a la junta a sellar, colocándose mediante una ligera presión hasta la profundidad prevista.

Este material tiene las siguientes características:

| Color | gris |
| --- | --- |
| Masa volumétrica (kg/m3) | 40 |
| Resistencia a la tracción longitudinal (N/mm2) | 40 |
| Resistencia a la tracción transversal (N/mm2) | 31 |
| Alargamiento longitudinal (%) | 15 |
| Elasticidad (%) | 10 |
| Resistencia a los disolventes | buena |
| Resistencia a la deformación | excelente |
| Estabilidad dimensional | excelente |
| Temperatura de servicio | de -40ºC + 80ºC |
| Absorvicíon de agua | ninguna |

Sobre este cordón de espuma se colocará un sellador y adhesivo poliuretánico, monocomponente, tixotrópico, de gran elasticidad y endurecimiento rápido. Se trata de un sellador exento de disolventes, inodoro y con bajo impacto ambiental. Endurece a una velocidad de 3mm cada 24h por reacción con la humedad del aire y es apto para trabajos en superficies horizontales y verticales.

Este material tiene las siguientes características:

425.5. Ejecución de las obras

El canal reja cumplirá las especificaciones técnicas en cuanto a calidad y características técnicas definidas en el PG-3. La posición del canal reja no interferirá en su ejecución con ningún elemento estructural importante.

Si además del canal reja previsto en planos de proyecto, el Contratista considerase necesaria la ejecución de nuevos canales, deberá presentar el motivo de dicha actuación y el replanteo de nuevos canales para su aprobación por la Dirección de Obra.

El procedimiento de ejecución a seguir se especifica a continuación.

- Preparación de la zanja para el lecho y recibido del hormigón, teniendo siempre en cuenta las dimensiones proporcionadas por el fabricante en función de la clase de carga a soportar.

- Si corresponde, apertura de las salidas premarcadas, tanto horizontales como verticales, utilizando para ello una cuchilla, sierra manual, martillo, etc. Si fuera necesario, de igual manera, se pueden cortar fácilmente los canales a la longitud deseada o a inglete. Existe una premarca para cortar canales a 0,5 m que mantiene los machihembrados.

- Para configurar la línea de canales, unirlos uno tras otro, haciendo uso de los machihembrados a tal efecto. Se puede hacer con la rejilla puesta. Comprobar que la flecha del borde de los canales señalan hacia el punto de evacuación de agua. Con el objeto de impermeabilizar la línea de canales, se puede aplicar un sellador elástico adecuado en el lado hembra, antes de unir los canales.

- Establecer un cordel de alineación y preparar los canales a lo largo de la zanja. Para evitar deformaciones del canal que impidan la posterior colocación de las rejillas, los canales se deben instalar con las rejillas colocadas, protegiendo con plásticos si se teme ensuciarlos. Las rejillas se deben fijar con su correspondiente sistema de amarre, aplicando un par de apriete suficiente para evitar el movimiento de la rejilla tras el paso de vehículos. Para un correcto funcionamiento del sistema, es fundamental instalar el sistema de sujeción adecuado para cada uso.

- Verter un hormigón de calidad según las especificaciones del fabricante en la base de la zanja y antes de que fragüe comenzar a colocar los canales.

- Colocar los canales con un pequeño arriñonado, procurando que la base del mismo quede bien sujeta y embebida en el hormigón, sin que queden huecos y siendo su base y espesor los recomendados por el fabricante. Iniciar la colocación de los canales en la zanja, por el punto de evacuación o punto más profundo. Chequear la alineación a lo largo de la zanja y la altura de los canales respecto al dado de hormigón.

- Verter el hormigón en los laterales del canal, realizando el dado indicado por el fabricante. Es muy importante que, en los lugares donde se unen las dos capas de hormigón, ambas sean aplicadas dentro de un tiempo razonable para asegurar la adherencia. En caso de colocación en zonas requieran clase de carga D-400, colocar el mallazo correspondiente antes de verter todo el dado de hormigón de una sola vez.

- Dado que el canal se ubica junto a soleras de aceras, se ha previsto la ejecución de una junta de dilatación longitudinal. Esta junta deberá quedar correctamente dimensionada con el fin de que las dilataciones de la solera no ejerzan presión sobre el dado lateral del canal según indicaciones del fabricante. Se ha previsto su materialización mediante fondo de junta y sellado con cordón de masilla de poliuretano.

Precauciones a tener en cuenta en obra:

- En el caso de que alguna de las capas contiguas al dado de hormigón fuese a su vez de hormigón, siempre colocar junta de dilatación entre el dado y dicha capa de hormigón.

- El labio superior o perfil, no debe sobresalir sobre el nivel del pavimento circundante.

- En caso de canal sin perfil, prever el grosor de la rejilla a la hora de rematar el pavimento. La rejilla no debe sobresalir sobre el nivel del pavimento circundante.

El Contratista se asegurará de la total estanqueidad del canal reja, para lo cual se realizará una prueba de estanqueidad que contará con la supervisión de la Dirección de Obra.

425.6. Recepción

El Director de Obra o persona en quien ésta delegue verificará las siguientes especificaciones de la unidad de obra terminada:

- Prueba de estanqueidad: Se regará mediante tractor cuba o manguera a caudal constante la zona próxima al sumidero durante un periodo de 10 minutos. En este supuesto, el canal deberá manifestar un comportamiento estanco, no produciéndose filtraciones de agua por zonas indebidas.

- Certificado de garantía de estanqueidad: el instalador del sistema de drenaje aportará un certificado de garantía de la correcta instalación del sistema que asegure la estanqueidad del mismo en el plazo de garantía especificado en dicho certificado.

425.7. Control de calidad

En el caso de que los materiales y productos dispongan de marcado CE según la directiva 89/106CEE, se comprobará su conformidad mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE son acordes a las especificaciones contempladas en este Pliego.

El Director de Obra, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales y productos que se empleen en la reparación.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad incluirá:

- Un control documental

- En su caso, control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía adicional equivalente

- En su caso, un control experimental mediante la realización de ensayos definidos por la siguientes normas:

Rejilla

| Características | Normas de ensayo |
| --- | --- |
| Características de la rejilla | EN-124 |

Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento de no conformidades |
| --- | --- |
| Ausencia de certificados de garantía de producto | No se aceptará la Unidad de Obra. La empresa fabricadora aportará dichos certificados por escrito. |
| Ausencia de certificados de garantía de aplicación del producto | No se aceptará la Unidad de Obra. La empresa aplicadora aportará dicho certificado por escrito. |

425.9. Medición y abono.

La medición y abono de la unidad de obra del canal reja se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metros (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros de canal reja. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio incluye todas las operaciones y medios auxiliares para su ejecución, incluyendo las operaciones previas en superficie, preparación y acondicionamiento posterior. El precio incluye las piezas auxiliares necesarias, ya sean de conexión o de sujeción para la correcta ejecución de la unidad. El precio incluye la ejecución de las juntas de dilatación y transversales necesarias. |

Artículo 430. Hinca de tuberías

430.1. Definición. Aplicación

Se define como puesta a disposición de equipos para hinca al desplazamiento a obra, montaje y desmontaje de equipo de hinca de tubos (martillo neumático, barrena o cabezal retroexcavador y gatos hidráulicos).

Se define hinca como la introducción en el terreno, mediante empuje, de una cabeza de avance seguida de los elementos de tubería de 80 mm hasta 200 mm de diámetro.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Hinca con martillo neumático percusor

- Hinca con empuje de gato hidráulico y excavación mediante barrena helicoidal, con extracción de tierras por la propia barrena, por cinta transportadora o en vagoneta

- Hinca con empuje de gato hidráulico y excavación mediante cabezal retroexcavador, con extracción de tierras por cinta transportadora o en vagoneta

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 400.0120N | ud | PUESTA A DISPOSICIÒN DE EQUIPO DE HINCADO DE TUBOS, INCLUSO RETIRADA DEL MISMO UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS |
| --- | --- | --- |
| 400.0010N | m | HINCADO DE BAJO CALZADA DE TUBERÍA DE 800 mm INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL EXTRAIDO, MATERIALES AUXILIARES, CARGA Y TRANSPORTE A INSTALACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM. TOTALMENTE TERMINADO. |

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Preparación de la zona de trabajo

- Situación de las referencias topográficas

- Introducción de los elementos de la tubería

- Extracción del material excavado, en su caso, y carga y transporte a instalación de gestión de residuos.

430.2. Equipos

El equipo quedará instalado después del montaje, en el lugar indicado por el Director de Obra, con las conexiones realizadas y preparado para su puesta en marcha.

Es necesaria la aprobación del Director de Obra para utilizar el equipo.

430.3. Condiciones generales

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20.

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote.

El proceso de avance con un gato hidráulico es un conjunto de excavación y empuje. Simultáneamente un equipo de gatos hidráulicos situados en el pozo de ataque, empujan sobre el tubo.

El proceso de avance con martillo neumático se produce a partir de un cabezal que avanza compactando el terreno y va introduciendo, por arrastre, los elementos de la tubería.

La longitud de la perforación será la definida en los planos o por el Director de Obra.

La alineación del tubo será la definida en los planos, o la especificada, en su caso, por el Director de Obra.

Los alrededores de la excavación no quedarán alterados de forma apreciable.

430.4. Ejecución de las obras

Puesta a disposición

No se trabajará con lluvia intensa, nieve o viento superior a 50 km/h. En estos supuestos se asegurará la estabilidad del equipo.

La operación de montaje y desmontaje del equipo, la realizará personal especializado, siguiendo las instrucciones del técnico de la compañía suministradora y del Director de Obra.

La operación de transporte y descarga se realizará con las precauciones necesarias para no producir daños al equipo. No se producirán daños en la maquinaria.

Se tomarán precauciones para no producir daños a construcciones, instalaciones u otros elementos existentes en la zona de montaje y desmontaje.

Condiciones generales:

Se protegerán los elementos de Servicio Público afectados por las obras. Se señalizará convenientemente la zona afectada por las obras.

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), se suspenderán los trabajos y se avisará a la Dirección de Obra.

Hinca con martillo neumático:

El lanzamiento de la cabeza, se realizará mediante un dispositivo de apoyo, provisto de un cuadro de mira para establecer la dirección correcta.

Hinca con gato hidráulico:

El inicio de la hinca y la retirada de la cabeza de avance, se realizarán mediante pozos auxiliares, las características de los cuales cumplirán lo especificado en el pliego de condiciones correspondiente.

En los pozos de ataque se situarán las bases para recibir los apoyos de los gatos hidráulicos. Estas bases estarán dimensionadas para poder transmitir a las paredes del recinto del pozo, la totalidad de los esfuerzos producidos durante el proceso de hinca.

El número de gatos hidráulicos depende del diámetro del tubo y de la resistencia al rozamiento que ofrezca el terreno.

Excavación con barrena helicoidal:

A la vez que avanza la cabeza, se irán retirando hacia el exterior, los materiales excavados.

La dirección de la hinca se controlará de forma continua, mediante un láser situado en el pozo de ataque, que incide sobre un retículo situado en la cabeza de avance.

Excavación mediante cabezal retroexcavador:

Se utilizará una cabeza de avance del tipo zapata cortante abierta. La excavación se realizará mediante una pala mecánica incorporada a la cabeza de avance.

430.5. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de puesta a disposición de equipos se realizará según los criterios siguientes

| Unidad de medida | Unidad (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Número entero. |
| Forma de medición | Unidad de puesta a disposición de equipo |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye la puesta a disposición del equipo, el traslado a obra y la retirada de la obra una vez terminados los trabajos. Todos los medios y materiales necesarios, para el transporte y puesta en obra, lista para la ejecución de la hinca. |

La medición y abono de la unidad de hinca se realizará según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros de hinca realmente ejecutados |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación- |
| Criterios complementarios | El precio incluye todas las operaciones y medios auxiliares para su ejecución, incluyendo las operaciones previas de preparación y acondicionamiento posterior. Incluye el precio del tubo y todas las piezas auxiliares necesarias, ya sean de conexión o de sujeción para la correcta ejecución de la unidad. El precio incluye la ejecución de las juntas, carga y transporte de material sobrante a instalación de gestión de residuos. |

# Parte 5.-  Firmes y pavimentos

Artículo 510. Zahorras

Excepto para lo especificado en este artículo será de aplicación lo prescito en la normativa vigente, en particular en el Artículo 510. Zahorra del PG-3

510.1. Definición y aplicación

Consiste esta Unidad en el suministro, la extensión y compactación de zahorra artificial sobre una superficie de asiento convenientemente preparada, para ejecución de la capa de base de la sección de firme.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 510.0010 | m3 | ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO. |
| --- | --- | --- |

La ejecución de la unidad de obra incluye la realización de las operaciones siguientes:

- Preparación y compactación de la superficie de asiento.

- Aportación de la zahorra, con un huso granulométrico acorde a las especificaciones de esta Unidad.

- Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada tongada hasta el grado de compactación que se especifica en el presente artículo.

- Refino de la superficie de la última tongada.

510.2. 	Materiales

Las características que debe cumplir el material utilizado en la creación de las explanadas son las que se exponen a continuación.

En cuanto a los áridos gruesos deben cumplir:

- La proporción de partículas total o parcialmente trituradas del árido grueso debe ser del cien por cien (100 %). Norma UNE-EN 933-5:1999

- La proporción de partículas totalmente redondeadas de árido grueso es igual  a cero por ciento (0%). Norma UNE-EN 933-5:1999.

- El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (Norma UNE-EN 933-3) debe ser inferior a treinta y cinco (FI<35)

- El coeficiente de los Ángeles debe ser inferior a treinta. (< 30). Norma UNE-EN 1097-2:2010.

- El contenido en finos del árido grueso debe ser inferior al uno por ciento (< 1 %). Norma UNE-EN 933-1:2012.

En cuanto a los áridos finos deben cumplir:

- El material será no plástico (normas UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993).

- El equivalente de arena (SE4) para la facción 0/4 será mayor de cuarenta (40).

Se utilizará en todos los casos zahorra tipo ZA 0/20.

510.3. 	Ejecución de las obras

Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo

No se iniciaran las obras hasta que no se haya aprobado la fórmula de trabajo por parte de la Dirección de obra. La fórmula de trabajo señalará:

- Identificación y proporción (en seco de cada fracción en la alimentación)

- La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso granulométrico

- La humedad de compactación

- La densidad mínima a alcanzar

Si la marcha de las obras así lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la modificación de la fórmula de trabajo.

Preparación de la superficie existente

La zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de asentarse tiene la terminación debida, las rasantes indicadas y la compactación adecuada.

Si en dichas superficies existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán.

Central de fabricación

En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones de árido y el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. El número mínimo de fracciones para las zahorras artificiales será de dos (2).

El volumen mínimo de acopios deber ser como mínimo lo que se pueda poner en obra durante al menos tres días.

Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una rejilla que permita limitar el tamaño máximo, así como de un rebosadero que evite que un exceso de contenido afecte al funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán con una separación suficiente para evitar contaminaciones entre ellas. Estas tolvas deberán, asimismo, estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de dosificación.

Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos; no obstante, el Director de las Obras, podrá establecer que sean ponderales.

Si se utilizan centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser independientes; al menos uno (1) para cada una de las fracciones del árido. La precisión del dosificador será superior al dos por ciento (± 2%).

El tiempo mínimo de amasado no deber inferior en ningún caso a treinta segundos (< 30).

Extensión de tongadas

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de ésta. Los materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor uniforme, para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido.

En el caso de las ampliaciones de carril se extenderán tongadas de 25 cm en las que se comprobará el grado de compactación exigido.

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la humectación de los materiales sea uniforme.

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente.

Compactación de la tongada

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la zahorra, la cual se continuará hasta que se alcance una densidad igual, como mínimo, al 98 % de la obtenida en el ensayo Próctor

No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación de la precedente.

510.4. 	Recepción

Se llevará a cabo la recepción de la unidad cuando se cumpla:

- Los espesores de la capa de zahorra son los establecidos en los planos.

- Se ha procedido a la compactación, y se ha alcanzado como mínimo la densidad del 98% obtenida en el ensayo Próctor.

Los parámetros de aceptación final de la Unidad se atienen a las especificaciones del aptdo 510.7 del PG-3, según se resume en el cuadro siguiente:

| Parámetros de aceptación final | Normas de aplicación |
| --- | --- |
| Densidad. | Aptdo. 510.7.1 del PG-3 |
| Capacidad de soporte | Aptdo. 510.7.2 del PG-3 |
| Rasante, espesor y anchura. | Aptdo. 510.7.3. del PG-3 |
| Regularidad superficial | Aptdo. 510.7.4. del PG-3 |

Criterios de aceptación o rechazo:

- Si los espesores no son los establecidos en los planos, tanto por defecto como por exceso según las tolerancias admitidas, se lleva a cabo el levantamiento de la zona y se volverá a extender por cuenta del contratista.

- Si no se ha alcanzado la densidad mínima de compactación establecida según el ensayo Próctor, se volverá a compactar por cuenta del contratista.

510.5. 	Control de calidad

- 510.5.2. Preparación de la superficie existente.

La superficie sobre la que se apoya la zahorra debe estar convenientemente compactada, sin irregularidades, ni materiales sueltos, comprobando la capacidad de soporte de la misma según las condiciones establecidas para esa unidad. No se extenderá la capa de zahorra hasta no tener la aprobación por parte del Director de Obra de la ejecución de la unidad de obra sobre la que se extiende. Igualmente indicará la forma de reparar las zonas deficientes.

- 510.5.3. Fabricación y procedencia del material

Las fracciones de árido estarán acopiadas en cantidad suficiente para garantizar el suministro sin interrupciones al menos durante una semana de trabajo según el plan de obra.

La humectación de la zahorra se realizará en la fase de fabricación, si esta se hace en central. En el caso de fabricación en obra el Director de obra determinará la forma de homogeneización y humectación, de tal forma que se garanticen las características del material.

Los ensayos que se llevan a cabo son:

MATERIAL GRANULAR - ZAHORRA

Control de calidad del material

Por cada setecientos cincuenta metros cúbicos (750 m³) de material, o una vez al día, si se emplea menos material :

(1) Granulometría por tamizado (UNE 103.101:1995)

(1) Límite líquido e índice de plasticidad (UNE 103103:1994 y UNE 103104: 1993)

(1) Desgaste de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2:2010)

(1) Equivalente de arena (UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016)

(1) Índice de lajas (UNE-EN 933-3:2012)

(1) Partículas trituradas (UNE EN 933-5:1999)

(1) Humedad natural (UNE EN 1097-5)

Por cada mil metros cúbicos (1.000 m³) de material producido, o una vez cada día si se fabricase menos material, sobre un mínimo de 2 muestras (una por la mañana y otra por la tarde):

(1) Equivalente de arena (UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016)

(1) Granulometría por tamizado (UNE 103.101:1995)

Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m³), o una vez a la semana, de material producido:

(1) Límite líquido e índice de plasticidad (UNE 103103:1994 y UNE 103104: 1993)

(1) Próctor modificado (UNE 10350:1994)

(1) Índice de lajas (UNE-EN 933-3:2012)

(1) Partículas trituradas (UNE EN 933-5:1999)

(1) Humedad natural (UNE EN 1097-5)

- Presión de hinchamiento de un suelo con edómetro (UNE 103602:1996)

- Ensayo de colapso (UNE 103406:2006)

Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m³), o una vez al mes, de material producido:

(1) Desgaste de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2:2010)

Control de ejecución: Para comprobar que la compactación de cada tongada cumple con las condiciones de densidad establecidas en P.P.T.P. se realizarán los siguientes ensayos.

Por cada lote (tres mil quinientos metros cuadrados de tongada (3.500 m2)), longitud de calzada de 500 m. o fracción diaria compactada, lo que resulte menor :

(7) ensayos de densidad/humedad "in situ" (UNE 103900: 2013)

(1) Ensayo de placa de carga (NLT-357)

- Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática (UNE 103808:2006)

510.6.   Medición y abono

La medición y abono de la unidad de zahorras se realizará conforme a los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metro cúbico (m³) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos (2) decimales |
| Forma de medición | Se adoptará como medición de referencia la teórica definida con la sección transversal de planos. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye: El aporte de material, compactación y la humectación si fuera necesario. La excavación y recompactación de las tongadas que no cumplan con las especificaciones marcadas será por cuenta del contratista. |

Artículo 512. Suelo estabilizado in situ

Excepto para lo especificado en este artículo será de aplicación lo prescito en la normativa vigente, en particular en el Artículo 512. Suelo estabilizado in situ del PG-3 y en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC-16) aprobada por el Real Decreto 256/2016, de 10 de junio.

512.1. Definición

Se define como suelo estabilizado in situ la mezcla homogénea y uniforme de un suelo con un conglomerante, del tipo cal o cemento, y eventualmente agua, con el objetivo de disminuir su plasticidad y susceptibilidad al agua o aumentar su resistencia, y que convenientemente compactada, se utiliza en la formación de explanadas y rellenos tipo terraplén.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 512.0030 | m3 | SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO. |
| --- | --- | --- |

La ejecución de un suelo estabilizado in situ incluye las siguientes operaciones:

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.

- Preparación de la superficie existente, cuando proceda.

- Disgregación del suelo.

- Humectación o desecación del suelo.

- Distribución del conglomerante.

- Ejecución de la mezcla.

- Compactación.

- Terminación de la superficie.

- Curado y protección superficial.

El tipo de suelo estabilizado in situ utilizado es el tipo S-EST3, obtenido mediante la estabilización con cemento.

512.2. Materiales

Se empleará suelo estabilizado S-EST 3 que cumplirá las siguientes características:

- Cemento

Se cumplirá lo especificado en la Instrucción para Recepción de cementos (RC-16), en el artículo 202 del PG-3 y de este Pliego.

La clase resistente del cemento será la 32,5N para los cementos comunes. No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no hayan sido realizadas en instalaciones de fabricación específicas.

Se empleará una dotación que contendrá al menos ochenta kilogramos (80 kg) de cemento por metro cúbico de suelo a estabilizar. Considerando una densidad del suelo de 1,4 t/m3, el porcentaje de conglomerante hidráulico en masa del suelo seco es de cinco con setenta por ciento (5,70 %), superior al tres por ciento (3 %) exigido en el PG-3

- Suelo

Los materiales que se vayan a estabilizar in situ con cemento serán suelos procedentes de préstamo.

No contendrán en ningún caso materia orgánica, sulfatos, sulfuros, fosfatos, nitratos, cloruros u otros compuestos químicos en cantidades perjudiciales (en especial para el fraguado, en el caso de que se emplee cemento).

Los materiales que se vayan a estabilizar con cemento no presentarán reactividad potencial con los álcalis de éste. En materiales sobre los que no exista suficiente experiencia en su comportamiento en mezclas con cemento, realizado el análisis químico de la concentración de SiO2 y de la reducción de la alcalinidad R, según la UNE 146507-1, el material será considerado potencialmente reactivo si:

- SiO2 > R cuando R ³ 70

- SiO2 > 35 + 0,5·R cuando R < 70

En cuanto a la granulometría cumplirán:

| Tipo De Suelo estabilizado | Cernido Acumulado (% en masa) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Abertura De Los Tamices UNE-EN 933-2 (mm) |  |  |
|  | 80 | 2 | 0,063 |
| S-EST3 | 100 | > 20 | < 35 |

En cuanto a la plasticidad debe cumplir:

- Límite líquido ≤ 40

- Índice de plasticidad ≤ 15

512.3. Tipo y composición del suelo estabilizado

El suelo estabilizado S-EST3 debe cumplir:

Las principales especificaciones del suelo estabilizado in situ son:

| Características | Unidad | Norma | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| LÍMITE LÍQUIDO (LL) | UNE 103103 | UNE 103103 | ≤ 40 |
| INDICE DE PLASTICIDAD (IP) |  | UNE 103103 | ≤ 15 |
|  |  | UNE 103104 |  |
| CONTENTENIDO DE CONGLOMERANTE | % en masa del suelo seco |  | ≥ 3 |
| RESISTENCIA a COMPRESIÓN SIMPLE, a 7 días | MPa | UNE-EN 13286-41 | ≥ 1,5 |
| DENSIDAD (Próctor modificado) | % de la densidad máxima | UNE> 103501 | ≥ 98 |

Especificaciones para el empleo en explanadas

El suelo a emplear no presentará hinchamiento o colapso al efectuar los ensayos especificados en el PG-3

No se emplearán suelos que no cumplan los valores admisibles de hinchamiento libre y colapso de suelos estabilizados para la formación de rellenos tipo terraplén siguientes:

| Zona de relleno | Potencial porcentual de colapso (norma UNE 103406 (%) | Hinchamiento libre (norma UNE 103601) (%) |
| --- | --- | --- |
| Cimiento | < 0,5 | < 1,5 |
| Núcleo | < 0,5 | < 1,5 |

Se cumplirán las siguientes especificaciones:

- El espesor de la capa a estabilizar no será inferior a veinticinco centímetros.

- El contenido en sulfatos del suelo disponible debe ser inferior a siete décimas porcentuales (SO3 < 0,7%).

- El valor de la expansión volumétrica del suelo estabilizado, después de siete días (7 d) de inmersión en agua (norma UNE-EN 13286-49) deberá ser inferior al cinco por ciento (Gv < 5%).

- Los suelos estabilizados con cemento, deben cumplir además que la resistencia a tracción indirecta (norma UNE-EN 13286-42) sea mayor o igual a dos décimas de megapascal (≥ 0,2 MPa).

512.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras

Se emplearán equipos que integren en una sola unidad las operaciones de disgregación, de dosificación y distribución del conglomerante y del agua, y de mezclado.

La mezcla in situ del suelo se realizará, en todos los casos, mediante equipos autopropulsados que permitan una suficiente disgregación de aquél hasta la profundidad establecida, si dicha disgregación no hubiera sido previamente obtenida por escarificación, y una mezcla uniforme de ambos materiales en una sola pasada.

Por consideraciones de fiabilidad de dosificación y mezclado, ambientales y de seguridad y salud, el conglomerante se dosificará como lechada.

El equipo de estabilización deberá estar provisto de un mezclador con alimentación volumétrica de agua y dosificación ponderal del conglomerante, y un dosificador-distribuidor volumétrico de lechada, con bomba de caudal variable y dispositivo de rociado, así como de control automático programable de dosificación, que permita adecuar las dosificaciones a la fórmula de trabajo correspondiente, según la profundidad y la anchura de la capa que se vaya a estabilizar, y de acuerdo con el avance de la máquina.

No se emplearán equipos diferentes sin la aprobación del Director de Obra.

Equipo de compactación

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores del sentido de la marcha de acción suave y estar dotados de dispositivos para mantenerlos húmedos en caso necesario.

La composición del equipo de compactación debe estar formada como mínimo un (1) compactador vibratorio de rodillo metálico, el resto de la maquinaria la determinará el Director de Obra según los resultados obtenidos.

El compactador vibratorio dispondrá de un rodillo metálico con una carga estática sobre la generatriz no inferior a cincuenta kilogramos por centímetro (50 kg/cm) y capaz de alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 t) con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas. En caso de utilizarse, el compactador de neumáticos será capaz de alcanzar una masa de al menos veintiuna toneladas (21 t) y una carga por rueda de al menos tres toneladas (3 t), con una presión de inflado que pueda alcanzar al menos ocho décimas de megapascal (0,8 MPa).

Los compactadores de rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras con las de las traseras.

512.5. Ejecución de las obras

- 512.5.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo

Se estudiará la fórmula de trabajo antes de realizar el tramo de prueba. La fórmula de trabajo indica los siguientes parámetros:

- La dosificación mínima de conglomerante, referida a la masa total de suelo seco y, en su caso, por metro cuadrado (m2) de superficie.

- El contenido de humedad del suelo inmediatamente antes de su mezcla con el conglomerante, y el de la mezcla en el momento de su compactación

- El valor mínimo de la densidad a obtener que debe ser mayor o igual a 98 por ciento del Próctor modificado

- El periodo de trabajabilidad (Wpc) en el caso de las estabilizaciones con cemento, cuyo valor deberá cumplir lo indicado en la tabla 512.6 del PG-3 será de 2 horas para trabajos en anchura completa.

El Director de las Obras podrá modificar la fórmula de trabajo, a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos.

El Director de las Obras fijará la longitud del tramo de prueba en cien metros (100 m).

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la estabilización; en el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en los sistemas de dosificación, etc.).

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, aprobará su forma específica de actuación; en el segundo, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar otros suplementarios.

La estabilización de suelos no se podrá iniciar en tanto que el Director de las Obras no haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, previo estudio en laboratorio y comprobación en el tramo de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo:

- El contenido de conglomerante referido a tanto por ciento en masa del suelo seco deber ser mayor a 3.

- El contenido de humedad, (norma UNE 103300), del suelo inmediatamente antes de su mezcla con el conglomerante, y el de la mezcla en el momento de su compactación.

- El valor mínimo de la densidad debe ser mayor del 98 por ciento del ensayo Próctor modificado.

- El periodo de trabajabilidad (Wpc) en el caso de las estabilizaciones con cemento debe ser de 2 horas.

La tolerancia admisible, respecto a la fórmula de trabajo, del contenido de humedad del suelo estabilizado en el momento de su compactación, será de dos puntos porcentuales (± 2 %) respecto a la humedad óptima definida en el ensayo Próctor modificado (norma UNE 103501:1994).

No se emplearán suelos inadecuados o marginales susceptibles de hinchamiento o colapso.

- 512.5.2. Preparación de la superficie existente

Todo el material empleado es de aportación por lo que éste debe estar extendido en todo el espesor de la capa antes de iniciar la distribución del conglomerante.

- 512.5.3. Disgregación del suelo

El suelo que se vaya a estabilizar deberá disgregarse hasta conseguir los siguientes valores mínimos de la eficacia de disgregación:

- Para todos los tipos de suelo estabilizado: cien por ciento (100%), referida al tamiz 25 mm (norma UNE-EN 933-2:1996).

- Para los tipos de suelo estabilizado S-EST3 ochenta por ciento (80%), referida al tamiz 4 mm (norma UNE-EN 933-2:1996).

El suelo disgregado no deberá contener en ninguna circunstancia elementos, ni terrones, de tamaño superior a los ochenta milímetros (> 80 mm).

La disgregación se podrá hacer en una sola etapa, pero en algunos tipos de suelos podrá haber dificultades para alcanzar el grado de disgregación necesario, por exceso o por defecto de humedad, o por un índice de plasticidad elevado. En el primer caso se corregirá el grado de humedad del suelo, según el epígrafe 512.5.4.

- 512.5.4. Humectación o desecación del suelo

En el caso de ser necesaria la incorporación de agua a la mezcla para alcanzar el valor de humedad fijado por la fórmula de trabajo, deberán tenerse en cuenta las posibles variaciones de humedad debidas a la climatología que puedan tener lugar durante la ejecución de los trabajos. Dicha incorporación deberá realizarse, preferentemente, por el propio equipo de mezcla.

Durante la humectación se impedirá la formación de charcos.

En el caso de humedad excesiva se procederá a la desecación mediante oreo y la adicción y mezcla con materiales secos.

- 512.5.5. Distribución del conglomerante

Se paralizará el extendido del conglomerante cundo la velocidad del viento sea superior a diez metros por segundo (> 10 m/s), o cuando la emisión de polvo afecte a zonas pobladas, ganaderas, o especialmente sensibles.

No podrá procederse a la distribución del conglomerante mientras queden concentraciones superficiales de humedad.

- 512.5.6. Ejecución de la mezcla

Inmediatamente después de la distribución del conglomerante deberá procederse a su mezcla con el suelo. Todo el conglomerante debe estar mezclado antes de haber transcurrido una hora (1 h) desde su aplicación.

El material estabilizado con cemento no podrá permanecer más de media hora (1/2 h) sin que se proceda al inicio de la compactación.

- 512.5.7. Compactación

En el caso de las estabilizaciones con cemento, el proceso completo desde la mezcla del conglomerante con el agua, hasta la terminación de la superficie, deberá realizarse dentro del periodo de trabajabilidad de la mezcla.

En el caso de estabilización de suelos para la formación de rellenos tipo terraplén, durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas terminadas deberá tener una pendiente transversal mínima del cuatro por ciento (4%).

- 512.5.8. Terminación de la superficie

Una vez terminada la compactación no se permitirá su recrecimiento, si fuera necesario realizar operaciones de terminación de la superficie para conseguir la rasante y sección definidas en los Planos de Proyecto, eliminando además irregularidades, huellas o discontinuidades, se realizarán mediante una ligera escarificación de la superficie, y su posterior recompactación previa adición del agua necesaria o un refino con motoniveladora, siempre dentro del periodo de trabajabilidad.

Los materiales sobrantes se consideran residuos y deben ser llevados a vertedero o instalación de gestión de residuos.

- 512.5.9. Ejecución de juntas

El solape transversal para las juntas será de 25 cm.

En estabilizaciones con cemento, se dispondrán juntas transversales de trabajo donde el proceso constructivo se interrumpa un tiempo superior al de trabajabilidad de la mezcla.

- 512.5.10. Curación y protección superficial

Sobre la capa compactada, siempre que sea la superior de la explanada, se aplicará dentro de la misma jornada de trabajo un riego de curado.

Se prohíbe la circulación de vehículos, una vez ejecutado el riego de curado, durante tres (3) días para vehículos ligeros y siete (7) días para vehículos pesados.

Se protegerá el riego de curado con una capa de árido de cobertura, que debe ser barrida antes de la ejecución de la capa superior.

La aplicación del riego de curado y extendido del árido de cobertura se realizará según el artículo 532. Riego de curado del presente pliego.

512.7. Especificaciones de la unida terminada

- 512.7.1. Resistencia, densidad y capacidad del soporte

La capacidad de soporte o la resistencia y la densidad del suelo estabilizado in situ deberán cumplir:

- Capa superior de la explanada con módulo de deformación vertical superior a 300 megapascales.

- Relleno de tipo terraplén, en capa superior de cimiento y núcleo se debe cumplir que la relación Ev2/Ev1 menor de 2,2

- 512.7.2. Terminación, rasante, anchura y espesor

La rasante de la superficie terminada, en los supuestos de estabilizaciones in situ para conseguir categorías de explanadas E1 a E3, no deberá superar a la teórica en ningún punto, ni quedar por debajo de ella en más de veinte milímetros (20 mm).

El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella, y en caso contrario se procederá según se indica a continuación:

- Si es superior al noventa por ciento (≥90) del especificado y no existen zonas de acumulación de agua, se procede a compensar esa merma en el espesor con espesor adicional de la capa superior.

- Si es inferior al noventa por ciento (< 90 %) se demolerá la capa correspondiente y se repondrá con el material debido.

512.8. Limitaciones de la ejecución

No se permitirá la ejecución de la estabilización in situ:

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los treinta y cinco grados Celsius (> 35 °C).

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (< 5 °C) y exista previsión de heladas. El Director de las Obras podrá bajar este límite, a la vista de los resultados de capacidad de soporte y densidad obtenidos.

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas.

En el caso de suelos estabilizados tipo S-EST3, cuando haya riesgo de que se produzcan heladas nocturnas, se protegerá con cobertores.

512.9. Control de calidad

- 512.9.1. Control de procedencia de los materiales

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento 305/2011, se deberá llevar a cabo obligatoriamente los ensayos de identificación y caracterización para el control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes.

- 512.9.1.2. Cemento

Se seguirán las prescripciones del artículo 202 del PG3 y de este Pliego.

- 512.9.1.3. Suelo

De cada tipo de suelo, y sea cual fuere la cantidad que se va a estabilizar, se tomarán como mínimo cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m3), o fracción, de exceso sobre veinte mil metros cúbicos (20 000 m3) de suelo. Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:

- Granulometría por tamizado (norma UNE 103101:1995).

- Límite líquido e índice de plasticidad (normas UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993).

- Contenido de materia orgánica (norma UNE 103204:1993 ERRATUM).

- Contenido de sulfatos solubles, expresados en SO3 (norma UNE 103201:2003 ERRATUM).

- Ensayo de colapso (norma UNE 103406:2006).

- Ensayo de hinchamiento libre (norma UNE 103601:1996).

- 512.9.2. Control de ejecución

Se considerará como lote de recepción, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los cuatro (4) criterios siguientes a una (1) sola capa de suelo estabilizado in situ:

- Quinientos metros (500 m) de calzada.

- En el caso de formación de explanadas o en la coronación de rellenos tipo terraplén, tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.

- La fracción construida diariamente.

- La fracción construida con el mismo material, de la misma procedencia y con el mismo equipo y procedimiento de ejecución.

Por cada lote se tomarán como mínimo dos (2) amasadas diferentes (mañana y tarde) del suelo recién mezclado con el conglomerante. El número de probetas confeccionadas de cada amasada no será inferior a tres (3), sobre las que se determinará la resistencia a compresión simple a siete días (7 d) (norma UNE-EN 13286-41:2006) para los suelos S-EST3.

Por cada diez mil metros cúbicos (10 000 m3) de suelo estabilizado in situ o una (1) vez a la semana, si se estabilizara una cantidad menor, se realizará un ensayo Próctor modificado de la mezcla (norma UNE 103501:1994), que se empleará como referencia para la compactación.

- 512.9.3. Control de recepción de la unidad terminada

Si durante la construcción apareciesen defectos localizados, tales como blandones, se corregirán antes de iniciar el muestreo.

Se asignarán a cada lote de recepción las probetas fabricadas durante el control de ejecución que le correspondan. En los puntos donde se realice el control de la compactación, se determinará el espesor de la capa de suelo estabilizado in situ.

En la capa superior de la formación de explanadas, del cimiento y de la coronación en la formación de rellenos tipo terraplén, se realizarán por cada lote, un (1) ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática (norma UNE 103808:2006).

Se llevarán a cabo los ensayos de deflexiones sobre la explanada teniendo como referencia el valor de la deflexión patrón a la que se le aplicará los coeficientes de corrección por humedad y temperatura del pavimento tal y como se expresa a continuación:

- Deflexión patrón máxima sea inferior a ciento veinticinco (≤125. 10-2mm) establecidos en la norma 6.1.IC, para categorías de tráfico pesado T00 y T2 y explanadas tipo E3.

- Corrección por humedad: se trata de un suelo estabilizado SEST-3 (Tipo A) y buenas condiciones de drenaje (Tipo 1).

| Tipo de explanada | Coeficiente Ch |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Período húmedo | Período intermedio | Periodo seco |
| A 1 | 1 | 1,15 | 1,3 |

- Corrección por temperatura del pavimento: para espesores de firme mayores de 10 cm en los ramales. Se aplicarán los coeficientes contenidos en el epígrafe 2.6 de la norma 6.3.IC de Rehabilitación de firmes, que deben ser aprobados por el Director de Obra en función del grado de fisuración del pavimento.

512.10. Criterios de aceptación o rechazo

Densidad: no debe ser inferior en tres puntos porcentuales a la establecida en el apartado 512.9.3, si la diferencia es mayor se demolerá la capa y se repondrá con material nuevo, desechando el material anterior como residuo de la construcción. Si es inferior se abonará con una penalización del 10%.

Capacidad de soporte: Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) del valor de referencia especificado en capas para la formación de explanadas, o del ochenta por ciento (< 80%) en caso de formación de rellenos tipo terraplén, se demolerá la capa y se repondrá con material nuevo, desechando el material anterior como residuo de la construcción. Si es superior al 90 e inferior al 95% se abonará con una penalización del 10%.

Espesor: Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) de lo especificado, se demolerá la capa y se repondrá con material nuevo, desechando el material anterior como residuo de la construcción.

Cambios volumétricos: en suelos que presenta hinchamiento, los cambios volumétricos iguales o inferiores al medio por ciento (≤0,5%) se aplicará una penalización económica del veinte por ciento (20%) a la capa de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado, Si éstos fueran superiores al medio por ciento (> 0,5%) se demolerá la capa de suelo estabilizado.

En los rellenos de tipo terraplén se procederá de la siguiente forma:

- Para los ensayos de colapso: Si fueran iguales o superiores al medio por ciento (≥0,5%) pero inferiores o iguales al uno por ciento (<1%) se aplicará una penalización económica del veinte por ciento (20%), Si fueran superiores al uno por ciento (> 1%) se demolerá la capa de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista.

- Para los ensayos de hinchamiento: si fueran iguales o superiores al uno y medio por ciento (≥1,5%) pero inferiores o iguales al tres por ciento (≤ 3%) se aplicará una penalización económica del veinte por ciento (20%), si fueran superiores al tres por ciento (> 3%) se demolerá la capa de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado y se repondrá

- Para los ensayos de hinchamiento acelerado sobre suelos conteniendo sulfatos solubles si fueran iguales o superiores al cinco por ciento (≥5%) pero inferiores o iguales al siete por ciento (< 7%) se aplicará una penalización económica del treinta por ciento (30%), si fueran superiores al siete por ciento (> 7%) se demolerá la capa de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado y se repondrá

- Rasante la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella compense la merma con el espesor adicional necesario, sin incremento de coste para la Administración, si es por exceso, éste se corregirá mediante refino y recompactación por cuenta del Contratista.

512.11. Medición y abono

La medición y abono del suelo estabilizado se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro cúbico (m³) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos (2) decimales |
| Forma de medición | Volumen de material estabilizado puesto en obra, medido por la superficie tratada (excluyendo sobreanchos laterales necesarios para una adecuada compactación), medida sobre el terreno, por el espesor medio de estabilización deducido de los ensayos de control |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio incluye las operaciones de extendido, nivelado y compactado No está incluido el coste del cemento para la estabilización, que es objeto de medición y abono en unidad independiente. Los sobreanchos laterales necesarios para una adecuada compactación no serán de abono |

Artículo 513. Materiales tratados con cemento. Suelo cemento y gravacemento

Excepto para lo especificado en este artículo será de aplicación lo prescito en la normativa vigente, en particular en el Artículo 513. Zahorra del PG-3

513.1. Definición

Se define como material tratado con cemento la mezcla homogénea, en las proporciones adecuadas, de material granular, cemento, agua y, eventualmente aditivos, realizada en central, que convenientemente compactada, se utiliza como capa estructural en firmes de carretera. Dependiendo del material granular utilizado se distinguen dos tipos de materiales tratados con cemento: suelocemento y gravacemento.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 513.0010 | m3 | SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO. |
| --- | --- | --- |

La ejecución de unidad incluye la realización de las operaciones siguientes:

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.

- Fabricación de la mezcla en central.

- Preparación de la superficie existente, cuando proceda.

- Transporte y extensión de la mezcla.

- Prefisuración.

- Compactación y terminación.

- Curado y protección superficial.

513.2. Materiales

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición deberán aportar documento acreditativo de su origen, de la idoneidad de sus características para el uso pro puesto, que han sido debidamente tratados y que no se encuentran mezclados con otros contaminantes.

- Se empleará cemento con clase resistente 32,5N para los cementos comunes. El Director de las Obras podrá autorizar en épocas frías el empleo de un cemento de clase resistente 42,5N.

Se emplearán cementos resistentes a los sulfuros (SR), si el contenido ponderal de sulfatos solubles (SO3) en el material granular para suelocemento que se vaya a utilizar (norma UNE 103201:2003 ERRATUM) es superior al cinco por mil (> 5‰) en masa.

El principio de fraguado (norma UNE-EN 196-3) no podrá tener lugar antes de las dos horas (2 h). Si la temperatura ambiente es superior a treinta grados Celsius (> 30 °C), el principio de fraguado no podrá tener lugar antes de una hora (1 h).

- 513.2.3. Materiales granulares

- 513.2.3.1. Características generales

Para el suelocemento se utilizará un suelo granular o material de origen natural, rodado o triturado, o una mezcla de ambos, exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición deberán aportar documento acreditativo de su origen, de la idoneidad de sus características para el uso pro puesto, que han sido debidamente tratados y que no se encuentran mezclados con otros contaminantes.

El material granular debe cumplir:

- no será susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, se puedan darse en el lugar de empleo.

- El contenido de materia orgánica debe ser inferior al uno por ciento (1%).

- No presentará reactividad potencial con los álcalis de cemento.

- El límite líquido del material deberá ser inferior a treinta (< 30), y su índice de plasticidad (normas UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993) deberá ser inferior a doce (< 12).

Se podrán emplear retardadores de fraguado cuando la temperatura ambiente durante la extensión de la mezcla supere los treinta grados Celsius (> 30 °C), salvo que el Director de las Obras ordene lo contrario.

513.3. Tipo y composición de la mezcla

Se empleará suelo cemento del tipo SC40

El uso granulométrico se deberá cumplir:

| Tipo de Suelocemento | Cernido ponderal acumulado (% en masa) Abertura de los tamices une-en 933-2 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 40 | 32 | 20 | 12,5 | 8 | 4 | 2 | 0,500 | 0,063 |
| SC40 | 100 | 80-100 | 75-100 | 62-100 | 53-100 | 45-89 | 30-65 | 20-52 | 5-37 | 2-20 |

El contenido mínimo de cemento del suelocemento será tal que permita la consecución de las resistencias mínima para calzadas y arcenes de dos con cinco (2,5) Megapascales ni superior a cuatro con cinco (4,5) Megapascales a los siete días.

En cualquier caso dicho contenido no será inferior al tres por ciento (3%) en masa, respecto del total del material granular en seco.  Se emplea una dotación de doscientos (200) kilogramos de cementos por metro cúbico de suelo cemento. Considerando una densidad del suelo de 1,4 t/m3, el porcentaje de conglomerante hidráulico en masa del suelo seco es de catorce con veintiocho por ciento (14,28 %), superior al tres por ciento (3 %) exigido en el PG-3.

El periodo de trabajabilidad de una mezcla con cemento, determinado a la temperatura máxima esperada durante la puesta en obra (norma UNE-EN 13286-45:2004), no deberá ser inferior a 3 horas.

El espesor mínimo de la capa de suelo cemento debe ser mayor de veinte (20) centímetros.

513.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras

- 513.4.2. Central de fabricación

La producción mínima de la central de fabricación será igual al volumen previsto para ejecutar en obra en dos días.

Los sistemas de dosificación de los materiales serán volumétricos. El Director de Obra podrá exigir la utilización de sistemas de dosificación de las fracciones de árido y cemento ponderales.

- 513.4.4. Equipo de extensión

El Director de Obra debe aprobar el sistema propuesto por el contratista para la ejecución de las obras.

- 513.4.6. Equipo para la ejecución de la junta longitudinal y las transversales en fresco

Para la ejecución de la junta longitudinal y las transversales en fresco, se utilizarán equipos automotrices que efectúen en cada pasada un surco vertical que penetre al menos dos tercios (2/3) del espesor de la capa y que al mismo tiempo introduzca en él un producto adecuado para impedir que los bordes de la junta se unan de nuevo. Este producto podrá consistir en una emulsión bituminosa de rotura rápida.

513.5. Ejecución de las obras

- 513.5.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo

Antes de iniciar la puesta en obra del suelo cemento se debe haber aprobado la correspondiente fórmula de trabajo.

Las tolerancias admisibles respecto a la fórmula de trabajo son las indicadas en la tabla siguiente:

| Características |  | Unidad | Tolerancia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cernido tamices (UNE-EN 933-2) | Tamaño máximo | % sobre la masa total del material | 0 |
|  | > 4 mm |  | ± 6 |
|  | ≤ 4 mm |  | ± 3 |
|  | 0,063 mm (incluido el cemento) |  | ± 1,5 |
| Cemento |  |  | ± 0,3 |
| Humedad de compactación (agua total) |  | % respecto de la óptima | – 1,0 / + 0,5 |

(*) En el suelocemento únicamente se exigen las relativas al cemento y a la humedad de compactación.

- 513.5.2. Preparación de la superficie existente

Se eliminarán las irregularidades existentes según lo prescrito para unidad de obra sobre la que se asienta.

En época calurosa y seca, se regará ligeramente inmediatamente antes de la extensión, de forma que ésta quede húmeda pero no encharcada, eliminándose las acumulaciones de agua en superficie que hubieran podido formarse.

Ejecución

En obras de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 el volumen mínimo acopiado a exigir es no inferior al treinta por ciento (> 30%) del total.

El tiempo mínimo de amasado se superior a treinta segundos (> 30 s).

El extendido se realizará en anchura completa, si no fuera posible se realizará el menor número de juntas.

Las juntas transversales estarán separadas tres (3) metros.

- 513.5.9. Curado y protección superficial

Una vez terminada la capa, convenientemente compactadas, se procederá a la aplicación de un riego con una emulsión bituminosa. El periodo para aplicar esta capa en ningún caso será superior a tres horas (3 h) desde la terminación de la capa inferior.

Se prohibirá la circulación de todo tipo de vehículos sobre las capas recién ejecutadas, al menos durante los tres días (3 d) siguientes a su terminación, y durante siete días (7 d) a los vehículos pesados.

513.6. Tramo de prueba

Se fijará una longitud del tramo de prueba, que no será inferior a cien metros (> 100 m).

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo; en el primer caso se podrá iniciar la fabricación del material tratado con cemento. En el segundo, deberá proponer el Contratista las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central de fabricación y en los sistemas de extensión y compactación, etc.).

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista; en el primer caso, aprobará su forma específica de actuación. En el segundo, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar otros adicionales a los existentes.

513.7. Especificaciones de la unidad terminada

Se debe cumplir:

- La densidad de la capa tras el proceso de compactación, la cual no deberá ser inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la densidad máxima Próctor modificado (norma UNE-EN 13286-2:2011), definida en la fórmula de trabajo.

- La resistencia a compresión simple a siete días (7 d) (norma UNE-EN 13286-41:2003) deberá estar comprendida entre 2,5 y 4,5 Megapascales.

- La rasante no deberá superar a la teórica en ningún punto, ni quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm).

- En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior, ni superar en más de diez centímetros (10 cm), a la definida en los Planos.

- El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella

513.8. Limitaciones de la ejecución

No se permitirá la ejecución de materiales tratados con cemento:

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los treinta y cinco grados Celsius (> 35 °C).

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (< 5 °C) y exista previsión de heladas. El Director de las obras podrá bajar este límite a la vista de los resultados de capacidad de soporte y densidad obtenidos.

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas.

513.9. Control de calidad

Se llevará a cabo el control de calidad establecido en el PG-3 para cada uno de los siguientes procesos:

- Procedencia de los materiales.

- Cemento

- Material granular para suelo cemento:

  - La granulometría (norma UNE-EN 933-1:2012).

  - El límite líquido y el índice de plasticidad (normas UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993).

  - El contenido de materia orgánica (norma UNE 103204:1993).

  - El contenido ponderal en azufre total (S) y sulfatos solubles en ácido (SO3) (norma UNE-EN 1744-1:2010 + A1:2013).

- Control de ejecución

- Control de recepción de la unidad terminada considerando como lo te para la aceptación el que resulte menor de:

  - Quinientos metros (500 m) de calzada.

  - Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.

  - La fracción construida diariamente.

513.10 Criterios de aceptación o rechazo

Para la aceptación de la unidad de obra se debe cumplir:

Densidad: no debe ser inferior en tres puntos porcentuales a la establecida en el apartado 512.9.3, si la diferencia es mayor se demolerá la capa y se repondrá con material nuevo, desechando el material anterior como residuo de la construcción. Si es inferior se abonará con una penalización del 10%.

Capacidad de soporte: Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) del valor de referencia especificado, se demolerá la capa y se repondrá con material nuevo, desechando el material anterior como residuo de la construcción. Si es superior al 90 e inferior al 95% se abonará con una penalización del 10%.

Espesor: Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) de lo especificado, se demolerá la capa y se repondrá con material nuevo, desechando el material anterior como residuo de la construcción. Si es inferior al especificado pero superior al noventa (>90%) se acepta pero el incremento de coste de las capas superiores no será de abono.

Cambios volumétricos: en suelos que presenta hinchamiento, los cambios volumétricos iguales o inferiores al medio por ciento (≤0,5%) se aplicará una penalización económica del veinte por ciento (20%) a la capa de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado, Si éstos fueran superiores al medio por ciento (> 0,5%) se demolerá la capa de suelo estabilizado.

En los rellenos de tipo terraplén se procederá de la siguiente forma:

- Para los ensayos de colapso: Si fueran iguales o superiores al medio por ciento (≥0,5%) pero inferiores o iguales al uno por ciento (< 1%) se aplicará una penalización económica del veinte por ciento (20%), Si fueran superiores al uno por ciento (> 1%) se demolerá la capa de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado y se repondrá, con un material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista.

- Para los ensayos de hinchamiento: si fueran iguales o superiores al uno y medio por ciento (≥1,5%) pero inferiores o iguales al tres por ciento (≤ 3%) se aplicará una penalización económica del veinte por ciento (20%), si fueran superiores al tres por ciento (> 3%) se demolerá la capa de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado y se repondrá

- Para los ensayos de hinchamiento acelerado sobre suelos conteniendo sulfatos solubles si fueran iguales o superiores al cinco por ciento (≥5%) pero inferiores o iguales al siete por ciento (< 7%) se aplicará una penalización económica del treinta por ciento (30%), si fueran superiores al siete por ciento (> 7%) se demolerá la capa de suelo estabilizado correspondiente al lote controlado y se repondrá

- Rasante: si la tolerancia es rebasada por defecto y no existen problemas de encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella compense la merma con el espesor adicional necesario, sin incremento de coste para la Administración. Si la tolerancia es rebasada por exceso, éste se corregirá mediante refino y recompactación por cuenta del Contratista.

513.11. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de suelo cemento se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Metros cúbicos (m3) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos (2) decimales |
| Forma de medición | Metros cúbicos realmente fabricados y puestos en obra. |
| Abono | Se efectuará a la aceptación de la reposición completa de losa. |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad no incluye el coste del cemento, riegos de curado, ni el árido de cobertura Si está incluido el coste del agua y árido para realizar la mezcla. El precio del árido de cobertura y el riego de curado se incluye en el artículo 532.Riego de curado del presente pliego. Incluye todos los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad. La preparación de la superficie se considera incluida en la unidad subyacente. |

Artículo 530. Riegos de imprimación

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 530 del PG-3.

Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa granular previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso.

530.1. Aplicación

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 530.0020N | t | EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO. |
| --- | --- | --- |

530.2. Materiales

Salvo justificación en contrario, se empleará una emulsión bituminosa tipo C50BF4 IMP del artículo 214 del PG-3 vigente.

El árido de cobertura a emplear, en riegos de imprimación será una arena natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas y debe cumplir:

- La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm y no contener más de un quince (15) por ciento de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de acuerdo con la norma UNE-EN 933-1:2012.

- El árido deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas. El equivalente de arena (SE4) del árido, para la fracción 0/4 del árido debe ser superior al cuarenta (SE4>40)

- El material deberá ser no plástico según normas UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993.

530.3. Dotación de los materiales

Será de aplicación lo prescrito en el artículo 530 del PG-3 con las siguientes especificaciones:

- La dotación de la emulsión bituminosa será de 1,0 kg/m2 de superficie a tratar. No obstante, el Director de la obra podrá modificar tal dotación a la vista de las pruebas realizadas, como se indica posteriormente.

- Dotación de árido de cobertura estimada: 5 l/m2 de superficie a tratar

530.5. Ejecución de las obras

- 530.5.3. Extensión del árido de cobertura

La extensión del árido de cobertura se realizará por orden del Director de las Obras en los siguientes casos:

- Cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre el riego de imprimación.

- Si se observa que parte del riego de imprimación está sin absorber después de veinticuatro horas (24 h) después de su aplicación.

530.7. Control de calidad

Para los productos con marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego.

La emulsión bituminosa debe cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 del PG-3 vigente.

Los áridos deben disponer de marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, salvo en el caso de los áridos declarados en el propio lugar de construcción.

Para los áridos fabricados en el lugar de construcción, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto, se tomaran dos muestras y sobre ella se determinará la granulometría, el equivalente de arena (norma UNE-EN 933-8:2012 +A1:2015) y la plasticidad (norma UNE 103104:1993)

Los ensayos mínimos a realizar sobre el material y la frecuencia establecida están reflejados en la siguiente tabla; serán también de aplicación los ensayos establecidos en el artículo 530. Riego de Imprimación del PG-3 no incluidos en el presente artículo; el coste de los mismos será sufragado según indica en el artículo ensayos del presente pliego.

RIEGOS DE IMPRIMACIÓN

Lugar de procedencia. Antes de su ejecución:

Cada quinientos metros(500 m) de calzada, superficie de (3.500 m2) o superficie imprimada diariamente:

Una (1) Determinación del contenido de agua (UNE-EN 13614:2011)

Un (1) Ensayo de Viscosidad Saybolt (UNE-EN 12846-1:2011)

Un (1) Ensayo de Destilación (NLT 134/99)

Un (1) Ensayo de Penetración sobre residuo de destilación (NLT 124/99) (UNE EN 1426:2015)

Durante su ejecución:

Cada quinientos metros(500 m) de calzada, superficie de (3.500 m2) o superficie imprimada diariamente:

Una (1) Determinación del contenido de agua (UNE EN 13614:2011)

Un (1) Ensayo de Viscosidad Saybolt (UNE-EN 12846-1:2011)

Un (1) Ensayo de Destilación (NLT 134/99)

Un (1) Ensayo de Penetración sobre residuo de destilación (NLT 124/99) (UNE EN 1426:2015)

Árido de cobertura:

Por cada procedencia o volumen de producción previsto :

Un (1) Ensayo Granulométrico por tamizado del material que pasa por el tamiz 5 (UNE-EN 933-2/1M:1999)

Dos (2) ensayos de equivalente de arena (UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016)

Por cada veinticinco metros cúbicos (25 m³) de material o fracción:

Una ( 1) Determinación de la humedad “in situ” (UNE-EN ISO 17892-1:2015)

530.9. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de riego de imprimación se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Tonelada (t). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos (2) decimales. |
| Forma de medición | Toneladas (t) realmente empleadas, medidas por pesada directa en báscula contrastada, o bien por deducción a partir de su volumen, medido a su vez por métodos aprobados por el Director de la obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio para el abono incluye todas las operaciones de preparación de la superficie, así como los medios auxiliares necesarios para la ejecución de la unidad. |

Artículo 531. Riegos de adherencia

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 531 del PG-3.

Se define como riego de adherencia a la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una superficie tratada con ligantes hidrocarbonados o con conglomerantes hidráulicos, que no haya sido imprimada, previamente a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla o una lechada bituminosa.

531.1. Definición

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 531.0040 | t | EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO. |
| --- | --- | --- |

A efectos de aplicación de este artículo, no se consideran como riegos de adherencia los denominados riegos de curado.

531.2. Materiales

Los tipos de emulsión bituminosa a emplear son:

- El tipo de emulsión a emplear será de tipo C60BP3 ADH, termoadherente, para los riegos de adherencia entre capas intermedia y capa de rodadura en los firmes de los ramales de los enlaces, bajo los arcenes exteriores de dichos ramales, vías de servicio, vías laterales y colectores y bajo los arcenes interiores y exteriores de las vías principales.

- El tipo de emulsión a emplear será de tipo C60B3 ADH, termoadherente, para los riegos de adherencia sobre capa base en los firmes de los ramales de los enlaces y bajo los arcenes exteriores de dichos ramales, bajo los arcenes exteriores de dichos ramales, vías de servicio, vías laterales y colectores y bajo los arcenes interiores y exteriores de las vías principales.

El contratista presentará a la Dirección de Obra, con anterioridad al empleo de las emulsiones, el cuadro de especificaciones técnicas, análogos a los recogidos en el artículo 214 del PG-3 vigente para la emulsión bituminosa. En caso de que las especificaciones de la emulsión difieran de los límites establecidos en los citados cuadros, debido al carácter termoadherente de la emulsión, el fabricante deberá justificar oportunamente la idoneidad de la emulsión para el caso de empleo de este Pliego.

531.3. Dotación del ligante

Se estima la utilización de las siguientes dotaciones de ligante hidrocarbonado:

- La dotación del riego de adherencia entre capas de mezcla bituminosa es de 0,5 Kg/m2 con emulsión tipo C60BP3 ADH, colocado entre capa intermedia y rodadura.

- La dotación del riego de adherencia entre capas de mezcla bituminosa es de 0,5 Kg/m2 con emulsión tipo C60BP3 ADH, colocado entre capa intermedia y capa base.

- La dotación del riego de adherencia sobre la losa de hormigón es de 2,1 kg/m2.

En cualquier caso, se cumplirán las dotaciones mínimas establecidas en el apartado 531.3 del PG-3 o las indicadas en las especificaciones técnicas aportadas por el fabricante de la mezcla.

El Director de la obra podrá modificar la dotación a la vista de las pruebas realizadas.

531.8. Control de calidad

Para los productos con marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego.

Los ensayos mínimos a realizar sobre el material y la frecuencia establecida están reflejados en la siguiente tabla; serán también de aplicación los ensayos establecidos en el vigente artículo 531. Riego de Adherencia del PG-3 no incluidos en el presente artículo; el coste de los mismos será sufragado según indica el artículo correspondiente del presente pliego.

RIEGOS DE ADHERENCIA

Lugar de procedencia. Antes de su ejecución:

Cada quinientos metros(500 m) de calzada, superficie de (3.500 m2) o superficie imprimada diariamente:

Una (1) Determinación del contenido de agua (UNE-EN 13614:2011)

Un (1) Ensayo de Viscosidad Saybolt (UNE-EN 12846-1:2011)

Un (1) Ensayo de Destilación (NLT 134/99)

Un (1) Ensayo de Penetración sobre residuo de destilación (NLT 124/99) (UNE EN 1426:2015)

Durante su ejecución:

Cada quinientos metros(500 m) de calzada, superficie de (3.500 m2) o superficie imprimada diariamente:

Una (1) Determinación del contenido de agua (UNE EN 13614:2011)

Un (1) Ensayo de Viscosidad Saybolt (UNE-EN 12846-1:2011)

Un (1) Ensayo de Destilación (NLT 134/99)

Un (1) Ensayo de Penetración sobre residuo de destilación (NLT 124/99) (UNE EN 1426:2015)

Árido de cobertura:

Por cada procedencia o volumen de producción previsto :

Un (1) Ensayo Granulométrico por tamizado del material que pasa por el tamiz 5 (UNE-EN 933-2/1M:1999)

Dos (2) ensayos de equivalente de arena (UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016)

Por cada veinticinco metros cúbicos (25 m³) de material o fracción:

Una ( 1) Determinación de la humedad “in situ” (UNE-EN ISO 17892-1:2015)

531.10. Medición y abono

La medición y abono de los riegos de adherencia se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Toneladas (t). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Toneladas (t) realmente empleadas, medidas por pesada directa en báscula contrastada, o bien por deducción a partir de su volumen, medido a su vez por métodos aprobados por el Director de la obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio para el abono incluye todas las operaciones de preparación de la superficie, así como los medios auxiliares necesarios para la ejecución de la unidad. |

Artículo 532. Riego de curado

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 532 del PG-3.

532.1. Definición y aplicación

Se define como riego de curado la aplicación de una película continua y uniforme de emulsión bituminosa sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico, al objeto de impermeabilizar toda la superficie y evitar la evaporación del agua necesaria para el correcto fraguado.

Por tanto, el riego de curado será de aplicación sobre la capa de suelocemento de coronación  de la explanada.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 530.0010 | t | ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN. |
| --- | --- | --- |
| 531.0020 | t | EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO. |

532.2. Materiales

Será de aplicación lo indicado en el artículo 530 del PG-3, con las siguientes especificaciones:

- El tipo de emulsión bituminosa a emplear será una emulsión bituminosa de tipo C60B3 CUR

- La dotación de ligante no será nunca inferior a 300 g/m2. Se comprobará que con esta dotación mínima se consigue una película continua, uniforme e impermeable de ligante hidrocarbonado sobre el suelo tratado con el riego de curado. De no ser así, el Director de Obra dará las instrucciones oportunas para aumentar la dotación hasta alcanzar los requisitos de continuidad, uniformidad e impermeabilidad.

- Dotación de árido de cobertura estimada: 5 l/m2 de superficie a tratar. Será arena procedente de machaqueo que debe cumplir:

  - El equivalente de arena (SE4) del árido (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8:2012 +A1:2015/1M:2016), para la fracción 0/4 deberá ser superior a cuarenta (SE4>40).

  - El material deberá ser “no plástico” (normas UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993).

532.5. Ejecución de las obras

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a tratar se limpiará de materiales sueltos o perjudiciales.

Tras la compactación de la capa tratada con conglomerante hidráulico y hasta la ejecución del riego de curado deberá evitarse la desecación de la mencionada capa, especialmente en tiempo cálido o con viento, en que se deberá regar con un equipo de pulverización de agua evitando la formación de charcos.

El riego de curado se ejecutará inmediatamente después de acabar la compactación de la capa inferior, y en ningún caso después de transcurrir tres horas (3 h) desde la terminación, manteniéndose hasta entonces la superficie en estado húmedo.

El riego de curado se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados Celsius (>10 ºC), y no exista riesgo de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar, a juicio del Director de las Obras, a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar.

532.7. Control de calidad

Los ensayos a realizar sobre el material y la frecuencia establecida están reflejados en la siguiente tabla; serán también de aplicación los ensayos establecidos en el  artículo 532. Riego de Curado, del PG-3 no incluidos en el presente artículo; el coste de los mismos será sufragado según indica el artículo 104.3. Ensayos del presente pliego.

RIEGOS DE CURADO

Lugar de procedencia. Antes de su ejecución:

Cada quinientos metros(500 m) de calzada, superficie de (3.500 m2) o superficie imprimada diariamente:

Una (1) Determinación del contenido de agua (UNE-EN 13614)

Un (1) Ensayo de Viscosidad Saybolt (UNE-EN 12846-1)

Un (1) Ensayo de Destilación (NLT 134/99)

Un (1) Ensayo de Penetración sobre residuo de destilación (NLT 124/99)

Durante su ejecución:

Cada quinientos metros(500 m) de calzada, superficie de (3.500 m2) o superficie imprimada diariamente:

Una (1) Determinación del contenido de agua (UNE-EN 13614)

Un (1) Ensayo de Viscosidad Saybolt (UNE-EN 12846-1)

Un (1) Ensayo de Destilación (NLT 134/99)

Un (1) Ensayo de Penetración sobre residuo de destilación (NLT 124/99)

Árido de cobertura:

Por cada procedencia o volumen de producción previsto :

Un (1) Ensayo Granulométrico por tamizado del material que pasa por el tamiz 5 (UNE-EN 933-2)

Dos (2) ensayos de equivalente de arena (UNE-EN 933-8)

Por cada veinticinco metros cúbicos (25 m3) de material o fracción:

Una ( 1) Determinación de la humedad “in situ” (UNE 103300)

532.8. Criterios de aceptación o rechazo

La dotación media en cada lote, tanto de ligante residual como en su caso de los áridos, no deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento (±15%).

532.9. Medición y abono

La medición y abono de las unidades de emulsión bituminosa y árido de cobertura en riegos de curado se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de medida | Tonelada (t) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos (2) decimales |
| Forma de medición | Toneladas (t) realmente empleadas, medidas por pesada directa en báscula contrastada, o bien por deducción a partir de su volumen, medido a su vez por métodos aprobados por el Director de la obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y de la aplicación del ligante hidrocarbonado, incluso árido de cobertura y la eliminación posterior del riego de curado. |

Artículo 542. Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 542 del PG-3

542.1. Definición

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un betún asfáltico, áridos con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 542.0030 | t | MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. |
| --- | --- | --- |
| 542.0050 | t | MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. |
| 542.0100 | t | MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. |
| 542.0110 | t | POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA. |

La ejecución de cualquiera de los tipos de mezclas bituminosas definidas anteriormente incluye las siguientes operaciones:

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.

- Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo.

- Transporte al lugar de empleo.

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.

- Extensión y compactación de la mezcla.

542.2. Materiales

Ligantes

Se emplearán los ligantes y dotaciones siguientes:

- Para el tronco de la autovía se empleará betún tipo PMB 45/80-65 para la capa intermedia con una dotación mínima del 4,25%.

- Para los ramales de los enlaces se empleará betún tipo BC 35/50 para capa intermedia y base con una dotación mínima del 4,25%.

- Para los arcenes de los ramales de los enlaces se empleará betún tipo BC 35/50 para capa intermedia con una dotación mínima del 4,25%.

- Bajo la calzada ampliada se utilizará betún tipo BC 35/50 para capa intermedia y base con una dotación mínima del 4,25%.

- Bajo los arcenes interior y exterior de las calzadas principales se utilizará betún tipo BC 35/50 para capa intermedia con una dotación mínima del 4,25%.

Áridos

Los áridos a emplear, ya sean naturales, artificiales o provenientes del fresado de mezclas bituminosas, serán inalterables frente a la meteorización o degradación por agentes físico-químicos, en las condiciones más adversas que puedan darse en la zona de empleo. La inalterabilidad de los áridos se evaluará conforme a las normas UNE-EN-1744 partes 1, 3 y 4.

En caso de áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, el tamaño máximo será inferior a 20 mm según norma UNE 933-2/1M:1999. En la fabricación de mezclas bituminosas para capas de base e intermedia podrá emplearse árido procedente de fresado de mezclas bituminosas en caliente, según los siguientes criterios:

- Se emplearán en proporción igual o inferior al quince por ciento (≤15%) de la masa total de la mezcla.

El árido grueso debe cumplir:

- Los áridos gruesos a emplear en la capa de rodadura para tráfico pesado T0, no serán calizos, ni procederán de la trituración de gravas procedentes de yacimientos granulares.

- La proporción de partículas meteorizadas presentes en masa será inferior al cinco (<5) por ciento.

- La proporción en masa de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5) debe ser del cien por cien (100%) en las capas de rodadura, intermedia y base para tráfico T0. Por lo que la proporción en masa de partículas totalmente redondeadas (norma UNE-EN 933-5) debe ser igual al cero por ciento (0%).

- El índice de lajas (FI) (norma UNE-EN 933-3) de las distintas fracciones del árido grueso debe ser menor veinticinco (≤25).

- Resistencia a la fragmentación (coeficiente de los Ángeles) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2) debe ser menor de veinte (≤20) para capa de rodadura y menos de veinticinco (≤25) para capa intermedia y base.

- El coeficiente del pulimento acelerado (PSV) del árido grueso a emplear en las capas de rodadura (norma UNE-EN 1097-8) deber ser mayor de cincuenta y seis (≥56).

- El contenido en finos (norma UNE-EN 933-1) determinado como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior a cinco por mil.

El árido fino debe cumplir:

- Procederá en su totalidad de la trituración de piedra de cantera o grava natural.

- El árido fino está exento de todo tipo de materia extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.

- El material que se triture para obtener árido fino debe cumplir las mismas condiciones en cuanto al coeficiente de los Ángeles que lo dispuesto para el árido grueso.

Las características del polvo mineral empleado son:

- La proporción de polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deber ser del cien por cien en capas de rodadura, intermedia y base.

- La densidad aparente de polvo mineral (norma UNE-EN 1097-3) debe estar comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3).

No está permitido el uso de aditivos, salvo autorización expresa del Director de Obra.

542.3. Tipo y composición de la mezcla

Los tipos de mezcla a emplear en las distintas capas de firme en el presente proyecto son las definidas en el documento planos y que se reproducen en la siguiente tabla:

| FIRMES A EMPLEAR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tramo | Capa | Denominación |
| Tronco sobre la losa de hormigón | Intermedia | AC surf 16 D (PMB 45/80-65) |
| Ramales de los enlaces | Intermedia | AC 22 bin S (B 35/50) |
| Ramales de los enlaces | Base | AC 32 Base G (B 35/50) |
| Arcén de los ramales | Intermedia | AC22 bin S (B 35/50) |
| Vías colectoras y laterales | Intermedia | AC22 bin S (B 35/50) |
| Vías colectoras y laterales | Base | AC32 Base G (B 35/50) |
| Calzada ampliada | Intermedia | AC surf 16 D (B 35/50) |
| Calzada ampliada | Base | AC32 Base G (B 35/50 ) |
| Arcenes de calzada ampliada | Intermedia | AC22 bin S (B 35/50) |
| Carretera SI-2 | Rodadura | AC16 surf D (PMB 45/80-65) |
| Carretera SI-2 | Intermedia | AC22 bin S (B 35/50) |
| Carretera SI-2 | Base | AC32 base G (B 35/50) |

Para la dosificación del Iigante hidrocarbonado se deberán tener en cuenta los materiales disponibles y la experiencia obtenida en casos análogos.

La proporción mínima de Iigante hidrocarbonado, en % en masa sobre el total del árido seco incluido el polvo mineral, será del cuatro y medio (4,50%) en capas de rodadura (ver tabla 542.10 del PG-3)

La fórmula de trabajo adoptada para cada tipo de mezcla deberá ser aprobada por el Director de las obras, requisito sin el cual no podrá iniciarse la ejecución de la mezcla.

542.5. Ejecución de las obras

Las distintas fases de la ejecución de las obras se realizarán según lo prescrito en los artículos vigentes del PG-3 siguientes:

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo según apartado 542.5.1.

- Preparación de la superficie existente según apartado 542.5.2

- Aprovisionamiento de áridos según apartado 542.5.3

- Fabricación de la mezcla según apartado 542.5.4

- Transporte según apartado 542.5.5

- Extensión según apartado 542.5.6

- Compactación según apartado 542.5.7

- Juntas transversales y longitudinales según apartado 542.5.8

En particular, se deberá ser especialmente cuidadoso en lo relativo al sobreespesor respecto al nivel de la calzada que deberá dejarse a la salida de la regla de la extendedora y al tratamiento de las juntas, evitando segregaciones y presencia de gruesos juntos a ellas y a la compactación, que se empezará por los bordes, avanzando hacia el centro.

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor.

542.6. Tramo de prueba

El Director de Obra fijará la longitud del tramo de prueba, a la vista de las particulares de la obra, en ningún caso será inferior a doscientos metros.

Sobre el tramo de prueba se llevarán a cabo ensayos de textura superficial y coeficiente de rozamiento transversal, y macrotextura en la capa de rodadura sobre una longitud de al menos cien (100) metros del tramo de prueba.

Del tramo de prueba se obtendrán muestras que deben cumplir las especificaciones de la mezcla propuesta. De no cumplirse el contratista propondrá una fórmula de trabajo que debe ser aprobada por el Director de la Obra.

542.9. Control de calidad

Para los productos con marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego.

Las mezclas bituminosas a emplear en este proyecto contarán con el preceptivo marcado CE. La posesión de esta marca exime de la necesidad de realizar los controles de calidad previstos en el vigente artículo 542.9 del PG-3. Bastará con un control documental de cada suministro, cotejando las especificaciones declaradas en la hoja de suministro adjunta al marcado con las exigidas en este artículo de pliego.

Los controles de ejecución se realizarán conforme al apartado 542.9.3. del PG-3 vigente. En particular, resultan de aplicación a todas las mezclas, con independencia del marcado CE, la toma de muestras a la salida del mezclador para la determinación del aspecto de la muestra y de la dotación de ligante, según las indicaciones del apartado 542.9.3.1. relativo a controles de fabricación. Resulta también de aplicación íntegra el apartado 542.9.3.2 relativo a controles de puesta en obra.

Los ensayos de control de recepción de la unidad terminada se realizarán conforme al apartado 542.9.4 del PG-3 vigente.

En cualquier caso, el Director de Obra podrá realizar, a su juicio, los controles de calidad que estime oportunos, según los criterios del apartado 542.9 del PG-3 vigente.

Los ensayos a realizar sobre el material y la frecuencia establecida están reflejados en la siguiente tabla; serán también de aplicación los ensayos establecidos en el vigente artículo 542. Mezclas bituminosas, del PG-3 no incluidos en el presente artículo. El coste de los mismos será sufragado según indica el artículo correspondiente del presente pliego.

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Antes de su ejecución:

Árido grueso:

Cada cien metros cúbicos (100 m³) o fracción de árido grueso a emplear:

Un (1) ensayo Granulométrico (UNE-EN 933-1:2012)

Cada mil metros cúbicos (1.000 m³) o fracción de árido grueso a emplear:

Un (1) Índice de lajas (UNE-EN 933-3:2012)

Una (1) Determinación del porcentaje de elementos con dos o más caras de fractura (UNE-EN 933-5:1999/A1:2005)

Cada dos mil metros cúbicos (2.000 m³) o fracción de árido grueso a emplear:

Un (1) Ensayo de Absorción de Ligante en unión del resto de los áridos (UNE-EN 1097-6:2014)

Un (1) Ensayo de desgaste Los Ángeles (UNE-EN 1097-2:2010)

Una (1) determinación de la Adhesividad áridos gruesos (Mezclas Abiertas únicamente) (NLT 166)

Una (1) equivalente de arena(UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016)

Cada diez mil metros cúbicos (10.000 m³) o fracción de árido grueso a emplear:

Un (1) Coeficiente de Pulido Acelerado (Capas de Rodadura) (UNE-EN 1097-8:2010)

Árido fino (material que pasa por el tamiz 2,5 UNE):

Cada cien metros cúbicos (100 m³) o fracción de árido fino a emplear:

Un (1) ensayo Granulométrico (UNE-EN 933-10:2010)

Cada mil metros cúbicos (1.000 m³) o fracción de árido fino a emplear:

Un (1) Índice de lajas (UNE-EN 933-3:2012)

Una (1) Determinación del porcentaje de elementos con dos o más caras de fractura (UNE-EN 933-5:1999/A1:2005)

Cada dos mil metros cúbicos (2.000 m³) o fracción de árido fino a emplear:

Un (1) Ensayo de Absorción de Ligante, en unión del resto de los áridos (NLT 167/58)

Una (1) determinación de la Adhesividad (Mezclas Abiertas únicamente), a los áridos de los ligantes bituminosos en presencia de agua (NLT 166)

Una (1) determinación de la Densidad relativa en aceite de parafina (NLT 167)

Del Conjunto:

Cada diez mil metros cúbicos (10.000 m³) o fracción del conjunto a emplear, o al menos una vez al mes:

Un (1) Ensayo de Inmersión-Compresión, incluyendo fabricación, densidad y rotura (Mezclas Cerradas) (NLT-162)

Filler:

Por cada procedencia de filler o al menos una vez al día

Un (1) Granulométrico (UNE-EN 933-10:2010)

Un (1) ensayo de Densidad aparente del filler en tolueno(UNE-EN 1097-3:1999)

Betún:

Cada cien toneladas (100 t) o fracción de betún a emplear una vez al día o de cada partida distinta:

Un (1) Ensayo de Penetración sobre residuo de destilación (UNE-EN 1426:2015)

Se realizan controles en la fabricación de aglomerado asfáltico:

Cada quinientas toneladas (500 t) de mezcla tomada de los camiones receptores de la descarga de la planta o fracción correspondiente a un día si se emplea menos material:

Dos (2) Ensayos de determinación del contenido de betún (NLT 164/90) (UNE EN 12697-1:2013)

Dos (2) ensayos Granulométricos del árido que queda tras eliminar el betún (NLT 150/89)

Un (1) ensayo de estabilidad Marshall completo, incluyendo la fabricación de 3 probetas, determinación de la densidad, estabilidad, deformación, contenido de ligante, análisis granulométrico de los áridos extraídos y cálculo de huecos (NLT 159 y 168) (UNE EN 12679-6:2012)

Durante su ejecución: Se realiza el control de la compactación

Cada quinientas metros de calzada, tres mil quinientos metros cuadrados de calzada o fracción construida diariamente se llevarán a cabo los ensayos siguientes::

Cuatro (4) ensayos para la determinación de la densidad (UNE-EN 12697-6:2012)

Cuatro (4) ensayos para el Cálculo del porcentaje de huecos (UNE-EN 12697-8:2003)

Recepción de la unidad terminada

Indice de regularidad internacional (IRI).( norma NLT-330)

Coeficiente de rozamiento transversal CRT(UNE–EN 13036-1:2010)

En la capa de rodadura se llevarán a cabo los ensayos siguientes

Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1:2010)

Resistencia al deslizamiento (UNE 41201:2010 IN)

Se realizarán además las siguientes auscultaciones:

- Auscultación visual: Tiene por objeto detectar e incluso cuantificar los deterioros existentes. Se realizará siguiendo la metodología para la evaluación del estado de firmes de carreteras según la normativa que aplique en su caso.

- Auscultación especializada: Supone un paso más respecto a la auscultación visual, posibilitando una cuantificación más precisa de determinados deterioros. Se deberá realizar mediciones de los siguientes parámetros:

  - Regularidad superficial: Se determinará el Índice de Regularidad Internacional (lRI). Para ello se dividirá cada tramo en subtramos de 1.000 metros de longitud por sentido, y se tomarán mediciones cada 100 metros en cada uno de estos subtramos.

  - Adherencia del pavimento: Se determinará el Coeficiente de Rozamiento Transversal (CRT) en la capa de rodadura. Para ello se dividirá cada tramo en subtramos de 1.000 metros de longitud por sentido, y se tomarán mediciones cada 20 metros en cada uno de estos subtramos.

  - Deflexiones: Se medirán las deflexiones de los distintos subtramos, calculando las deflexiones características, patrón y de cálculo.

Prescripciones sobre auscultación especializada

- El índice de regularidad internacional IRI (dm/hm) para firmes de nueva construcción debe cumplir lo establecido en la tabla 542.17 a del PG-3 que se adjunta:

| Porcentaje de hectómetros | TIPO DE VÍA |  |
| --- | --- | --- |
|  | Autopistas y autovías | Resto de vías |
| 50 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 |
| 80 | ≤ 1,8 | ≤ 2,0 |
| 100 | ≤ 2,0 | <2,5 |

- Macrotextura de la capa de rodadura > 0,7 mm, medida inmediatamente después de la puesta en obra.

- Resistencia al deslizamiento mayor al 65%, medida una vez transcurrido un mes desde la puesta en servicio de la vía.

- Deflexiones. Para cada subtramo de 1000 metros de longitud por sentido deberá cumplirse la siguiente condición:

  - Deflexión de cálculo < 30 centésimas

542.11. Medición y abono

La medición y abono de las unidades de mezcla bituminosa se realizará conforme a las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Tonelada (t) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales |
| Forma de medición | Toneladas (t) realmente empleadas, medidas por pesada directa en báscula contrastada, o bien por deducción a partir de su volumen, medido a su vez por métodos aprobados por el Director de la obra. A los efectos de medición a partir de los perfiles teóricos de proyecto, la densidad a aplicar a la mezcla es de 2,4 t/m3. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio incluye todas las operaciones y medios auxiliares para su ejecución. El precio de la unidad de obra no incluye el filler de aportación y el betún, que son objeto de medición y abono por unidades independientes, incluidos en los artículos 211 y 212 del presente pliego. |

Artículo 543. Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 543 del PG-3.

543.1. Definición

Se definen como mezclas bituminosas para capa de rodadura aquellas resultantes de la combinación de un betún asfáltico, áridos, en granulometría continua con bajas proporciones de árido fino o con discontinuidad  granulométrica en algunos tamices, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 543.0040 | m2 | MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DRENANTE TIPO PA 16 (PA-16) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 4 cm. |
| --- | --- | --- |

La ejecución de cualquiera de los tipos de mezcla bituminosa definidas anteriormente incluye las siguientes operaciones:

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.

- Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo.

- Transporte al lugar de empleo.

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.

- Extensión y compactación de la mezcla.

543.2. Materiales

Ligantes

El Iigante hidrocarbonado que se utilizará en todas las mezclas será un betún asfáltico del tipo PMB 45/80-65.

La dotación del ligante será de 4,30 % en masa sobre el total de la mezcla

Áridos

El árido empleado en las mezclas bituminosas discontinuas y en las drenantes podrán ser naturales o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo.

El árido (grueso y fino) a utilizar en la obtención de la mezcla bituminosa discontinua en caliente para la capa de rodadura será en todo momento de naturaleza ofítica.

El árido grueso debe cumplir:

- Los áridos gruesos a emplear en la capa de rodadura para tráfico pesado T0, no serán calizos, ni procederán de la trituración de gravas procedentes de yacimientos granulares.

- La proporción de partículas meteorizadas presentes en masa será inferior al cinco (<5) por ciento.

- La proporción en masa de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5) debe ser del cien por cien (100%) en la capa de rodadura. Por lo que la proporción en masa de partículas totalmente redondeadas (norma UNE-EN 933-5) debe ser igual al cero por ciento (0%).

- El índice de lajas (FI) (norma UNE-EN 933-3) de las distintas fracciones del árido grueso debe ser menor veinte (≤20).

- Resistencia a la fragmentación (coeficiente de los Ángeles) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2) debe ser menor de quince (≤15).

- El coeficiente del pulimento acelerado (PSV) del árido grueso a emplear en las capas de rodadura (norma UNE-EN 1097-8) deber ser mayor de cincuenta y seis (≥56).

- El contenido en finos (norma UNE-EN 933-1) determinado como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior a cinco por mil.

El árido fino debe cumplir:

- Procederá en su totalidad de la trituración de piedra de cantera o grava natural.

- El árido fino está exento de todo tipo de materia extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.

- El material que se triture para obtener árido fino debe cumplir las mismas condiciones en cuanto al coeficiente de los Ángeles que lo dispuesto para el árido grueso.

Las características del polvo mineral empleado son:

- La proporción de polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deber ser del cien por cien.

- La densidad aparente de polvo mineral (norma UNE-EN 1097-3) debe estar comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3).

No está permitido el uso de aditivos, salvo autorización expresa del Director de Obra.

Para la determinación de las características del árido serán de aplicación las tablas del apartado 543.2. del vigente artículo del PG-3. A efectos de aplicación de estas tablas en el presente artículo de pliego, la categoría del tráfico pesado es la indicada en el epígrafe precedente.

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. El contenido de impurezas, según la UNE 146130, del árido grueso deberá ser inferior al cinco por mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación.

La proporción máxima de arena natural a emplear en la mezcla en masa del total de áridos (incluido el polvo mineral) será del cero por ciento (0 %).

La proporción mínima de polvo mineral de aportación, excluido el que inevitablemente queda adherido a los áridos, será del cien por cien (100 %) en masa respecto al resto del polvo mineral.

543.3. Tipo y composición de la mezcla

Los tipos de mezcla discontinua o drenante a emplear en este proyecto se indican en la tabla siguiente:

- PA 16 PMB 45/80-65 en capa de rodadura en toda la actuación

La fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa discontinua en caliente deberá asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento.

La fórmula de trabajo adoptada para cada tipo de mezcla deberá ser aprobada por el Director de las obras, requisito sin el cual no podrá iniciarse la ejecución de la mezcla. Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula de trabajo, que se justificará mediante ensayos. Se estudiará y aprobará una nueva fórmula de trabajo si varía la procedencia de alguno de los componentes, o si, durante la producción, se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas.

543.5. Ejecución de las obras

La fabricación, transporte, extensión y compactación de la mezcla bituminosa se efectuará siguiendo los criterios establecidos en los apartados 543.5.4, 543.5.5, 543.5.6 Y 543.5.7 del vigente artículo 543.5 del PG3 en su citada revisión de la O.C. 24/2008.

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor.

543.6. Tramo de prueba

El Director de Obra fijará la longitud del tramo de prueba, a la vista de las particulares de la obra, en ningún caso será inferior a doscientos metros.

Sobre el tramo de prueba se llevarán a cabo ensayos de textura superficial y coeficiente de rozamiento transversal, y macrotextura en la capa de rodadura sobre una longitud de al menos cien (100) metros del tramo de prueba.

Del tramo de prueba se obtendrán muestras que deben cumplir las especificaciones de la mezcla propuesta. De no cumplirse el contratista propondrá una fórmula de trabajo que debe ser aprobada por el Director de la Obra.

543.9. Control de calidad

Las mezclas bituminosas a emplear en este Proyecto contarán con el preceptivo marcado CE. La posesión de esta marca exime de la necesidad de realizar los controles de calidad previstos en el vigente artículo 543.9 del PG-3. Bastará con un control documental de cada suministro, cotejando las especificaciones declaradas en la hoja de suministro  adjunta al marcado con las exigidas en este artículo de pliego.

Los controles de ejecución se realizarán conforme al apartado 543.9.3. del PG-3. En particular, resultan de aplicación a todas las mezclas, con independencia del marcado CE, la toma de muestras a la salida del mezclador para la determinación del aspecto de la muestra y de la dotación de ligante, según las indicaciones del apartado 543.9.3.1. relativo a controles de fabricación. Resulta también de aplicación íntegra el apartado 543.9.3.2 relativo a controles de puesta en obra

Los ensayos de control de recepción de la unidad terminada se realizarán conforme al apartado 543.9.4 del PG-3

En cualquier caso, el Director de Obra podrá realizar, a su juicio, los controles de calidad que estime oportunos, según los criterios del apartado 543.9 del PG-3.

Los ensayos a realizar sobre el material y la frecuencia establecida están reflejados en la siguiente tabla; serán también de aplicación los ensayos establecidos en el artículo 543. Mezclas bituminosas para capas de rodadura del PG-3 no incluidos en el presente artículo. El coste de los mismos será sufragado según indica el artículo 104.3, del presente pliego.

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Antes de su ejecución:

Árido grueso:

Cada cien metros cúbicos (100 m³) o fracción de árido grueso a emplear:

Un (1) ensayo Granulométrico (UNE-EN 933-1:2012)

Cada mil metros cúbicos (1.000 m³) o fracción de árido grueso a emplear:

Un (1) Índice de lajas (UNE-EN 933-3:2012)

Una (1) Determinación del porcentaje de elementos con dos o más caras de fractura (UNE-EN 933-5:1999/A1:2005)

Cada dos mil metros cúbicos (2.000 m³) o fracción de árido grueso a emplear:

Un (1) Ensayo de Absorción de Ligante en unión del resto de los áridos (UNE-EN 1097-6:2014)

Un (1) Ensayo de desgaste Los Ángeles (UNE-EN 1097-2:2010)

Una (1) determinación de la Adhesividad áridos gruesos (Mezclas Abiertas únicamente) (NLT 166)

Una (1) equivalente de arena(UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016)

Cada diez mil metros cúbicos (10.000 m³) o fracción de árido grueso a emplear:

Un (1) Coeficiente de Pulido Acelerado (Capas de Rodadura) (UNE-EN 1097-8:2010)

Árido fino (material que pasa por el tamiz 2,5 UNE):

Cada cien metros cúbicos (100 m³) o fracción de árido fino a emplear:

Un (1) ensayo Granulométrico (UNE-EN 933-10:2010)

Cada mil metros cúbicos (1.000 m³) o fracción de árido fino a emplear:

Un (1) Índice de lajas (UNE-EN 933-3:2012)

Una (1) Determinación del porcentaje de elementos con dos o más caras de fractura (UNE-EN 933-5:1999/A1:2005)

Cada dos mil metros cúbicos (2.000 m³) o fracción de árido fino a emplear:

Un (1) Ensayo de Absorción de Ligante, en unión del resto de los áridos (NLT 167/58)

Una (1) determinación de la Adhesividad (Mezclas Abiertas únicamente), a los áridos de los ligantes bituminosos en presencia de agua (NLT 166)

Una (1) determinación de la Densidad relativa en aceite de parafina (NLT 167)

Del Conjunto:

Cada diez mil metros cúbicos (10.000 m³) o fracción del conjunto a emplear, o al menos una vez al mes:

Un (1) Ensayo de Inmersión-Compresión, incluyendo fabricación, densidad y rotura (Mezclas Cerradas) (NLT-162)

Filler:

Por cada procedencia de filler o al menos una vez al día

Un (1) Granulométrico (UNE-EN 933-10:2010)

Un (1) ensayo de Densidad aparente del filler en tolueno(UNE-EN 1097-3:1999)

Betún:

Cada cien toneladas (100 t) o fracción de betún a emplear una vez al día o de cada partida distinta:

Un (1) Ensayo de Penetración sobre residuo de destilación (UNE-EN 1426:2015)

Se realizan controles en la fabricación de aglomerado asfáltico:

Cada quinientas toneladas (500 t) de mezcla tomada de los camiones receptores de la descarga de la planta o fracción correspondiente a un día si se emplea menos material:

Dos (2) Ensayos de determinación del contenido de betún (NLT 164/90) (UNE EN 12697-1:2013)

Dos (2) ensayos Granulométricos del árido que queda tras eliminar el betún (NLT 150/89)

Un (1) ensayo de estabilidad Marshall completo, incluyendo la fabricación de 3 probetas, determinación de la densidad, estabilidad, deformación, contenido de ligante, análisis granulométrico de los áridos extraídos y cálculo de huecos (NLT 159 y 168) (UNE EN 12679-6:2012)

Durante su ejecución: Se realiza el control de la compactación

Cada quinientas metros de calzada, tres mil quinientos metros cuadrados de calzada o fracción construida diariamente se llevarán a cabo los ensayos siguientes::

Cuatro (4) ensayos para la determinación de la densidad (UNE-EN 12697-6:2012)

Cuatro (4) ensayos para el Cálculo del porcentaje de huecos (UNE-EN 12697-8:2003)

Recepción de la unidad terminada

Indice de regularidad internacional (IRI).( norma NLT-330)

Coeficiente de rozamiento transversal CRT(UNE–EN 13036-1:2010)

En la capa de rodadura se llevarán a cabo los ensayos siguientes

Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1:2010)

Resistencia al deslizamiento (UNE 41201:2010 IN)

Se realizarán además las siguientes auscultaciones:

- Auscultación visual: Tiene por objeto detectar e incluso cuantificar los deterioros existentes. Se realizará siguiendo la metodología para la evaluación del estado de firmes de carreteras según la normativa que aplique en su caso.

- Auscultación especializada: Supone un paso más respecto a la auscultación visual, posibilitando una cuantificación más precisa de determinados deterioros. Se deberá realizar mediciones de los siguientes parámetros:

  - Regularidad superficial: Se determinará el Índice de Regularidad Internacional (lRI). Para ello se dividirá cada tramo en subtramos de 1.000 metros de longitud por sentido, y se tomarán mediciones cada 100 metros en cada uno de estos subtramos.

  - Adherencia del pavimento: Se determinará el Coeficiente de Rozamiento Transversal (CRT). Para ello se dividirá cada tramo en subtramos de 1.000 metros de longitud por sentido, y se tomarán mediciones cada 20 metros en cada uno de estos subtramos.

  - Deflexiones: Se medirán las deflexiones de los distintos subtramos, calculando las deflexiones característica, patrón y de cálculo.

Prescripciones sobre auscultación especializada

- Regularidad superficial. Para cada subtramo deberán cumplirse los estándares que a continuación se indican:

| Porcentaje de hectómetros | TIPO DE VÍA |  |
| --- | --- | --- |
|  | Autopistas y autovías | Resto de vías |
| 50 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 |
| 80 | ≤ 1,8 | ≤ 2,0 |
| 100 | ≤ 2,0 | <2,5 |

- Macrotextura de la capa de rodadura > 1,5 mm medida inmediatamente después de la puesta en obra

- Resistencia al deslizamiento mayor al 60%, medida una vez transcurrido un mes desde la puesta en servicio de la vía

- Deflexiones. Para cada subtramo de 1000 metros de longitud por sentido deberá cumplirse la siguiente condición:

  - Deflexión de cálculo < 30 centésimas

543.11. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de mezclas bituminosas discontinuas y drenantes se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Superficie con un espesor de cuatro (4) centímetros realmente ejecutada. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación completa de la unidad. |
| Criterios complementarios | El precio incluye el de los áridos, incluido el procedente del reciclado de mezclas bituminosas. El precio de la unidad de obra no incluye el filler de aportación y el betún, que son objeto de medición y abono por unidades independientes reflejadas en los artículos 211 y 212 del presente pliego Los excesos de espesor sobre los previstos en los planos de secciones tipo sólo se abonarán hasta el diez por ciento (10%) de éstos. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. |

Artículo 550. Pavimentos de hormigón

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 550 del PG-3.

550.1. Definición

Se define como pavimento de hormigón el constituido por un conjunto de losas de hormigón en masa separadas por juntas transversales, o por una losa continua de hormigón armado, en ambos casos eventualmente dotados de juntas longitudinales. En dicho pavimento el hormigón se pone en obra con una consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores internos para su compactación y maquinaria específica para su extensión y acabado superficial.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 550.0010N | m3 | PAVIMENTO DE HORMIGÓN VIBRADO HF-4,5 ARMADO CONTINUO, P.P. DE CORTE DE JUNTAS LONGITUDINALES POR SERRADO, SELLADO Y CURADO CON PRODUCTO FILMÓGENO (SIN ARMADURA). |
| --- | --- | --- |

A efectos de este proyecto se ejecutará un pavimento de hormigón armado continuo: pavimento de hormigón dotado de armadura longitudinal continua, sin juntas transversales de contracción o, eventualmente, dilatación.

La ejecución del pavimento de hormigón incluye la realización de las operaciones siguientes:

- Estudio y obtención de la fórmula de trabajo.

- Preparación de la superficie de asiento.

- Fabricación del hormigón.

- Transporte del hormigón.

- Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora y los equipos de acabado superficial.

- Colocación de los elementos de las juntas.

- Colocación, en su caso, de armaduras en pavimento continuo de hormigón armado.

- Puesta en obra del hormigón.

- Ejecución de la junta longitudinal en fresco, en su caso, y de las juntas transversales de hormigonado.

- Terminación de bordes y de la textura superficial.

- Protección y curado del hormigón fresco.

- Ejecución de juntas transversales serradas y, en su caso, la longitudinal.

- Sellado de las juntas.

550.2. Materiales

- 550.2.2. Cementos

La clase resistente del cemento será, salvo justificación en contrario, la 32,5 N. El Director de las Obras podrá autorizar el empleo de un cemento de clase resistente 42,5R en épocas frías.

No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no hayan sido realizadas en instalaciones de fabricación específicas.

El principio de fraguado no podrá tener lugar antes de los cien minutos (100 min).

- 550.2.4. Áridos

- 550.2.4.1. Características generales

Los áridos cumplirán las prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE y las adicionales contenidas en este artículo.

En la capa de hormigón no se podrán utilizar materiales granulados reciclados, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho.

Los áridos utilizados no serán reactivos con el cemento, ni contendrán sulfuros oxidables, sulfato cálcico o compuestos ferrosos inestables, que puedan originar fenómenos expansivos en la masa del hormigón.

- 550.2.4.2. Árido grueso

El árido debe cumplir:

- El tamaño máximo del árido grueso no será superior a cuarenta milímetros (40 mm), ni a un cuarto (1/4) del espesor de la capa.  En el caso de pavimentos de hormigón armado continuo, su tamaño no excederá de un cuarto (1/4) de la distancia libre entre armaduras longitudinales y se suministrará, como mínimo, en dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas.

- El coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2:2010) deberá ser inferior a treinta y cinco (LA < 35).

- El índice de lajas (norma UNE-EN 933-3:2012) deberá ser inferior a treinta y cinco (FI < 35).

- 550.2.4.3. Árido fino

Debe cumplir:

- El árido fino tenga una proporción mínima de partículas silíceas, no inferior al treinta y cinco por ciento (35%), y sea procedente de un árido grueso cuyo coeficiente de pulimento acelerado (norma UNE-EN 1097-8:2010) para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 sea superior a cincuenta (PSV > 50).

- El valor del equivalente de arena (SE4) del árido fino (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M: 2016) no será inferior a setenta (SE4 > 70).

- La curva granulométrica será del tipo:

| Cernido ponderal acumulado (% en masa) Abertura de los tamices UNE-EN 933-2 (mm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2 | 1 | 0,500 | 0,250 | 0,125 | 0,063 (*) |
| 81-100 | 58-85 | 39-68 | 21-46 | 7-22 | 1-8 | 0-4 |

- 550.2.5. Aditivos

No está permitido el uso de aditivos.

El Director de Obra podrá aprobar el uso de los mismos en función de las condiciones climáticas y evolución de la obra. En caso de ser aprobados por el Director de Obra deben figurar en la fórmula de trabajo.

Los aditivos empleados deberán cumplir con las condiciones establecidas en la UNE-EN 934-2.

Únicamente el Director de Obra podrá aprobar aditivos cuyas características y especialmente su comportamiento y los efectos sobre la mezcla al emplearlos en las proporciones previstas, vengan garantizadas por el fabricante, siendo obligatorio realizar ensayos previos para comprobar dicho comportamiento.

- 550.2.6. Pasadores y barras de unión

Las barras de unión deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de control de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de prestaciones elaborada por el propio fabricante, todo ello de acuerdo a lo establecido en la norma UNE-EN 13877-3:2005.

Las barras de unión serán corrugadas, de doce milímetros de diámetro (Φ12) y ochenta centímetros (80cm) de acero B-500

- 550.2.7. Armaduras para pavimentos de hormigón armado continuo

La armadura longitudinal está formada por barras de acero B500S de Ø 16 mm colocadas cada 11 cm. Transversalmente se disponen barras de acero B500 S de Ø 10 mm cada 70 cm formando un ángulo de 60º con el eje. Esta armadura se dispondrá sobre apoyos para situarla 7 cm por debajo de la rasante. La cuantía geométrica colocada es 0,73%.

El acero empleado debe cumplir las condiciones establecidas en la instrucción EHE

- 550.2.8. Membranas para curado del pavimento

Sólo se emplearán con la autorización expresa del Director de obra.

Las láminas de plástico tendrán un espesor igual o superior a diez décimas de milímetro (0,1mm).

La resistencia a tracción en rotura deber ser superior a quince megapascales (>15 Mpa) y un alargamiento en rotura superior al doscientos cincuenta por ciento (>250%)

- 550.2.9. Productos filmógenos de curado

Las partidas de productos filmógenos de curado irán acompañadas de su correspondiente documentación y características, así como de las instrucciones de uso, dotación óptima y tiempo máximo de almacenamiento. Deberán proporcionar protección al hormigón durante un periodo de tiempo no inferior a la duración mínima del curado, estimada en tres  (3) días.

El índice de eficacia en el curado, entendido como el porcentaje de agua que el producto aplicado ha evitado que pierda el hormigón en un determinado tiempo (norma UNE 83299:2016), no será inferior al sesenta por ciento (60%) durante el periodo de curado.

El producto filmógeno de curado no podrá almacenarse durante un periodo de tiempo superior a seis (6) meses, debiéndose comprobar que durante este tiempo no ha sufrido deterioros, no se ha producido su sedimentación, no se han formado costras en el recipiente, y mantiene su capacidad de adquirir una consistencia uniforme después de ser batido moderadamente o agitado con aire comprimido.

- 550.2.10. Materiales para juntas

Éste deberá ser un material compresible, con un espesor comprendido entre quince y veinte milímetros (15 a 20 mm), no perjudicial para el hormigón, que no absorba agua, y resistente a los álcalis y a los productos empleados en tratamientos de vialidad invernal.

- Para las juntas longitudinales en fresco se emplearán tiras de plástico con un espesor mínimo de treinta y cinco centésimas de milímetro (0,35 mm).

- 550.2.10.3. Materiales para el sellado de juntas

El material utilizado para sellado de juntas será resistente a los agentes exteriores y capaz de asegurar la estanqueidad de las juntas, sin despegarse de los bordes de las losas.

Se emplearán productos de sellado en caliente tal y como se especifica en la norma UNE-EN 14188-1:2005

Los productos de imprimación que, en su caso, se utilicen, dispondrán también del correspondiente marcado CE y serán conformes con la norma UNE-EN 14188-4:2010.

En el caso de emplearse juntas preformadas, éstas deberán ser de clase de dureza sesenta (60) o superior (norma UNE-EN 14188-3:2007).

550.3. Tipo y composición del hormigón

Se empleará hormigón cuya resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28d) se define como el valor de la resistencia asociado a un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento (95%) sea:

Tabla 550.3.- Resistencia característica mínima a flexotracción a 28 días

| Tipo de hormigón | Resistencia (MPa) (*) |
| --- | --- |
| HF-4,5 | 4,5 |

El hormigón debe cumplir:

- La consistencia del hormigón (norma UNE-EN 12350-2:2009) tendrá un valor de asentamiento comprendido entre uno y seis centímetros (1 a 6 cm).

- La masa unitaria del total de partículas cernidas por el tamiz 0,125 mm (norma UNE-EN 933-2) incluyendo el cemento, no será mayor de cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 kg/m3).

- La dosificación de cemento no será inferior a trescientos kilogramos por metro cúbico (300 kg/m3) de hormigón fresco y la relación ponderal agua/cemento no será superior a cuarenta y seis centésimas (a/c < 0,46).

- La proporción de aire ocluido en el hormigón fresco vertido en obra (norma UNE-EN 12350-7:2010) no será superior al seis por ciento (6%) en volumen. En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatoria la utilización de un incluso de aire. En este caso, la proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será inferior al cuatro y medio por ciento (4,5%) en volumen.

550.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras

No se podrá utilizar en la ejecución de un pavimento de hormigón ningún equipo que no haya sido previamente empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director de las Obras.

En la central de fabricación se dispondrá de un acopio mínimo correspondiente al consumo de una jornada y media a rendimiento normal.

La central de fabricación estará dotada de un dosificador de agua computerizado con medición integrada de la humedad de los áridos y de un sistema de registro de visualización de la potencia absorbida por los motores de accionamiento de las amasadoras, y en su caso, de las pesadas en los áridos, cementos, agua y eventuales aditivos.

El equipo de transporte deberá ser capaz de suministrar el hormigón a la zona del extendido de forma continua y uniforme sin que la alimentación del equipo de extensión se interrumpa o sea necesario modificar su velocidad de avance.

Sólo está permitido el uso de extendedora.

550.5. Ejecución de las obras

- 550.5.1. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo

La producción del hormigón no se podrá iniciar en tanto que el Director de las Obras no haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación y en el tramo de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo:

- La identificación de cada fracción de árido y su proporción ponderal en seco por metro cúbico (m3).

- La granulometría de los áridos combinados por los tamices 40 mm; 32 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm y 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2:2012.

- La dosificación de cemento, la de agua y, eventualmente, la de cada aditivo, referidas a la amasada (en masa o en volumen, según corresponda).

- La resistencia característica a flexotracción a siete y veintiocho días (7 y 28 d).

- La consistencia del hormigón fresco y el contenido de aire ocluido.

La superficie de apoyo debe cumplir las condiciones establecidas para la unidad con la que se ejecuta. En caso contrario se aplicarán las medidas necesarias para obtener dicha regularidad superficial y, en su caso, como subsanar las deficiencias.

Si la superficie de apoyo fuera de hormigón magro, antes de la puesta en obra del hormigón se colocará una lámina de material plástico como separación entre ambas capas con solapes no inferiores a quince centímetros (15 cm) y se asegurarán de manera adecuada para evitar su movimiento.

- 550.5.5. Elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para pavimentadoras de encofrados deslizantes

La distancia entre piquetes, en su caso, que sostengan el cable de guiado de las pavimentadoras de encofrados deslizantes no podrá ser superior a diez metros (10 m); dicha distancia se reducirá a cinco metros (5 m) en curvas de radio inferior a quinientos metros (< 500 m) y en acuerdos verticales de parámetro inferior a dos mil metros (< 2 000 m). Se tensará el cable de forma que su flecha entre dos piquetes consecutivos no sea superior a un milímetro (1 mm).

Donde se ejecute una franja junto a otra existente, se podrá usar ésta como camino de rodadura de las máquinas, siempre y cuando la primera deberá haber alcanzado una edad mínima de tres días (3 d) y se protegerá su superficie de la acción de las orugas interponiendo bandas de goma.

Si se observan daños estructurales o superficiales en los caminos de rodadura se suspenderá el hormigonado, reanudándolo cuando haya adquirido la resistencia necearía.

- 550.5.6. Colocación de los elementos de las juntas

La máxima desviación, tanto en planta como en alzado, de la posición del eje de un pasador respecto a la teórica será de veinte milímetros (± 20 mm).

La máxima desviación angular respecto a la dirección teórica del eje de cada pasador, medida por la posición de sus extremos, será de diez milímetros (± 10 mm) si se insertan por vibración, o de cinco milímetros (± 5 mm).

- 550.5.8. Colocación de la armadura en pavimento continuo de hormigón armado

Cuando la armadura se coloque previamente a la puesta en obra del hormigón, se dispondrá la correspondiente armadura transversal de montaje. El armado podrá efectuarse mediante procedimientos de atado con alambre o por aplicación de soldadura no resistente. Cuando la armadura se coloque mediante el uso de extendedoras equipadas con trompetas, las uniones a tope se realizarán por soldadura o dispositivos mecánicos (manguitos) y los solapes por soldadura.

La tolerancia máxima en el espaciamiento entre armaduras longitudinales será de dos centímetros (±2 cm).

La armadura transversal, en su caso, se colocará por debajo de la armadura longitudinal, cuyo recubrimiento no será inferior a siete centímetros (7 cm).

Si no se uniesen mediante soldadura a tope, las armaduras longitudinales se solaparán en una longitud mínima de treinta (30) diámetros. El número de solapes en cualquier sección transversal no excederá del veinte por ciento (20%) del total de armaduras longitudinales contenidas en dicha sección.

Las armaduras se interrumpirán diez centímetros (10 cm) a cada lado de las juntas de dilatación.

- 550.5.10. Terminación

Se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones:

- La superficie del pavimento no deberá ser retocada, salvo zonas aisladas comprobadas con reglas de longitud no inferior a cuatro metros (4m).

- Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón fresco para facilitar su acabado.

- Donde fuera necesario aportar material para corregir una zona baja, se empleará hormigón aún no extendido. En todo caso, se eliminará la lechada de la superficie del hormigón fresco.

- Mientras el hormigón esté fresco se redondearán cuidadosamente los borde de las losas con una llana curva de doce milímetros (12 mm) de radio

La textura superficial consistirá en la eliminación del mortero de la superficie, en un estriado o ranurado longitudinal en la calzada y en un estriado o ranurado longitudinal o transversal en los arcenes.

De no extenderse conjuntamente un líquido de curado, se dispondrá a continuación una membrana impermeable, que se mantendrá hasta la eliminación del mortero. Esta operación se realizará en cuanto el hormigón permita el acceso de los equipos de barrido; antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h), salvo que un insuficiente endurecimiento del hormigón requiera alargar este periodo. Una vez retirado el mortero no fraguado, se procederá a reanudar el curado del hormigón mediante la aplicación de un producto filmógeno de curado.

- 550.5.11. Protección y curado del hormigón fresco

Deberán someterse a curado todas las superficies expuestas de la losa, incluidos sus bordes laterales, tan pronto como hayan finalizado las operaciones de acabado.

Durante un período que, salvo autorización expresa del Director de las Obras, no será inferior a tres días (3 d) a partir de la puesta en obra del hormigón, estará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento recién ejecutado, con excepción de la imprescindible para el aserrado de juntas, la eliminación del mortero superficial no fraguado, en su caso, y la comprobación de la textura y regularidad superficial.

La dotación del producto filmógeno no será inferior a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2).

- 550.5.13. Sellado de juntas

Terminado el período de curado  del hormigón,  se sellarán las juntas. Para ello se limpiarán enérgica y cuidadosamente el fondo y los bordes de la ranura, utilizando para ello un cepillo giratorio de púas metálicas, discos de diamante u otro procedimiento que no produzca daños en la junta, y dando una pasada final con aire comprimido. Finalizada esta operación, se introducirá un obturador de fondo y se imprimarán los bordes con un producto adecuado, si el tipo de material de sellado lo requiere.

Se realizará el sellado con material elástico de base asfáltica, en todo caso el contratista facilitará al Director de Obra las características y método para aplicar el sellado, para su aprobación. No se emplearan materiales para juntas sin la aprobación del Director de Obra.

550.6. Tramo de prueba

Se establece una longitud de doscientos metros (200 m) para el tramo de prueba.

En el tramo de prueba se comprobará que:

- Los medios de vibración serán capaces de compactar adecuadamente el hormigón en todo el espesor del pavimento.

- Se podrán cumplir 	las prescripciones de macrotextura y regularidad superficial.

- El proceso de protección y curado del hormigón fresco será adecuado.

- Las juntas se puedan realizar correctamente.

Se comprobará expresamente la macrotextura superficial obtenida, mediante el método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1) que deberá cumplir los valores establecidos en la tabla 550.10.

550.7. Especificaciones de la unidad terminada

Las especificaciones de la unidad terminada deben cumplir:

- La resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 d) será mayor de 4,5 megapascales.

- La desviación en planta respecto a la alineación del Proyecto, no deberá ser superior a tres centímetros (3 cm), y la superficie de la capa deberá tener las pendientes y la rasante indicadas en los Planos, admitiéndose una tolerancia de diez milímetros (± 10 mm) para esta última.

- El espesor del pavimento no podrá ser inferior, en ningún punto, al previsto en los Planos de secciones tipo. En todos los perfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso podrá ser inferior a la deducida de la sección tipo de los Planos.

- La regularidad superficial: El Índice de Regularidad Internacional (norma NLT-330) no superará los valores indicados en la tabla 550.9.

Tabla 550.9.- Índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm)

| Porcentaje de hectómetros | Calzadas de autopistas y autovías (Carreteras con calzadas separadas) |
| --- | --- |
| 50 | < 1,5 |
| 80 | < 1,8 |
| 100 | < 2,0 |

- La superficie de la capa presentará una textura uniforme y exenta de segregaciones. La macrotextura superficial, obtenida mediante el método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1:2010) y la resistencia al deslizamiento transversal (norma UNE 41201 IN:2010) no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 550.10.

Tabla 550.10.- Valores de la macrotextura superficial

| Característica | Pavimento de hormigón |
| --- | --- |
| MACROTEXTURA SUPERFICIAL (*) (mm) (UNE-EN 13036-1) | > 0,9 |
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (**) (%) (UNE 41201 IN) | > 75 |

550.8. Limitaciones de la ejecución

Se limitará la ejecución si:

- Se interrumpirá la ejecución cuando haya precipitaciones con una intensidad tal que pudiera, a juicio del Director de las Obras, provocar la deformación del borde de las losas o la pérdida de la textura superficial del hormigón fresco.

- La descarga del hormigón transportado deberá realizarse antes de que haya transcurrido un período máximo de cuarenta y cinco minutos (45 min), a partir de la introducción del cemento y de los áridos en la amasadora.

- No deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su terminación.

- Con temperatura ambiente superior a treinta grados Celsius (> 30 ºC), se controlará constantemente la temperatura del hormigón, la cual no deberá rebasar en ningún momento los treinta y cinco grados Celsius (35 ºC).

- La temperatura de la masa de hormigón durante su puesta en obra no será inferior a cinco grados Celsius (5 ºC) y se prohibirá la puesta en obra del hormigón sobre una superficie cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (< 0 ºC).

- El sellado de juntas en caliente se suspenderá, salvo indicación expresa del Director de las Obras, cuando la temperatura ambiente baje de cinco grados Celsius (5 ºC), o en caso de lluvia o viento fuerte.

- El tráfico de obra no podrá circular sobre el pavimento hasta que éste no haya alcanzado una resistencia a flexotracción del ochenta por ciento (80%) de la exigida a veintiocho días (28 d). Todas las juntas que no hayan sido obturadas provisionalmente con un cordón deberán sellarse lo más rápidamente posible.

- La apertura a la circulación no podrá realizarse antes de siete días (7 d) de la terminación del pavimento.

550.9. Control de calidad

Se llevará a cabo el control de calidad de los siguientes elementos:

- Control de procedencia de los materiales.

  - Cementos según el artículo 202 del PG3.

  - Control de los áridos

Sobre cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos:

Al menos dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde:

- Granulometría (norma UNE-EN 933-1:2012).

- Proporción de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2:1996).

Al menos una (1) vez a la semana:

- Índice de lajas (FI) del árido grueso (norma UNE-EN 933-3:2012).

- Equivalente de arena (SE4) del árido fino (Anexo A de la norma UNE-EN 933- 8:2012 +A1:2015).

Al menos una (1) vez al mes:

- Coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2:2010).

- Coeficiente de pulimiento acelerado (PSV), en su caso, del árido grueso a utilizar en la capa de hormigón superior de pavimentos bicapa (norma UNE-EN 1097-8:2010).

- El contenido ponderal de compuestos totales de azufre (S) y sulfatos solubles en ácido (SO3) (norma UNE-EN 1744-1:2010 + A1:2013).

- Determinación de compuestos orgánicos que afectan al fraguado y endurecimiento del cemento (norma UNE-EN 1744-1:2010 + A1:2013).

- Comprobación de que no existe reactividad álcali-árido y álcali-carbonato según la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

- Absorción de agua (norma UNE-EN 1097-6:2014) y, en su caso, ensayo de sulfato de magnesio (norma UNE-EN 1367-2:2010), en carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes tratamientos de vialidad invernal.

  - Las armaduras seguirán las prescripciones establecidas en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

- 550.9.3. Control de ejecución

- 550.9.3.2. Puesta en obra

Durante la puesta en obra se contralará:

- La temperatura y humedad relativa

- La consistencia del hormigón al menos dos veces al día.

- El espesor del extendido.

Para la recepción de la unidad terminada se considera como lote, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes:

- Quinientos metros (500 m) de calzada.

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.

- La fracción construida diariamente.

Se determinará la macrotextura superficial mediante método volumétrico. El número mínimo de puntos a controlar por cada lote será de tres (3), que se ampliarán a cinco (5) si la textura de alguno de los dos primeros es inferior a la prescrita.

El espesor de las losas y la homogeneidad del hormigón se comprobarán mediante extracción de testigos cilíndricos en emplazamientos aleatorios. El número de puntos a controlar por cada lote será de dos (2), que se ampliarán a cinco (5) si el espesor de alguno de los dos (2) primeros resultara ser inferior al prescrito o su aspecto indicara una compactación inadecuada. El hueco de los testigos se rellenará con mortero de alta resistencia.

Se comprobará en perfiles transversales cada veinte metros (20 m) que la superficie extendida presenta un aspecto  uniforme, así como la ausencia de  defectos superficiales importantes tales como segregaciones, falta de textura superficial, etc.

Se controlará la regularidad superficial en tramos de mil metros de longitud (1 000 m) mediante la determinación del Índice de Regularidad Internacional (norma NLT-330), calculando un solo valor del IRI para cada hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro (hm), y así sucesivamente hasta completar el tramo. Los resultados deben cumplir lo especificado en el epígrafe 550.7. del presente pliego. El ensayo se realizará antes de un mes de la puesta en servicio del tramo.

La capa de hormigón forma parte de la base del firme, y se utilizará como capa de rodadura hasta el extendido de la capa de mezcla bituminosa. El tiempo máximo que debe transcurrir desde la ejecución de la capa de hormigón hasta el extendido de la mezcla bituminosa debe ser inferior a seis meses.

550.10. Criterios de aceptación o rechazo

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se determinan para cada una de las características según las especificaciones siguientes:

- Resistencia: si es superior al noventa (90) % se aplicarán unas sanciones que no  podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en proporción. Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) de la exigida demolerá el lote y s se reconstruirá por cuenta del contratista.

- Integridad: los bordes de las losas y de las juntas que presenten desconchados serán reparados con productos epoxídicos que garanticen la durabilidad de la aplicación. Las losas no deberán presente grietas. Las fisuras de corta longitud, se sellarán con productos que garanticen la durabilidad de la aplicación.

Para garantizar la transmisión de cargas en las juntas de la zona reparada, se dotarán a éstas de pasadores, cuando sean juntas transversales, y de barras de unión en las longitudinales.

- Espesor: Si la media de las diferencias entre el espesor medido y el prescrito fuera positiva, y no más de un (1) individuo de la muestra presentase una merma (diferencia negativa) superior a diez milímetros (> 10 mm), se aplicará, al precio unitario del lote, una penalización de un siete y medio por mil (7,5‰) por cada milímetro (mm) de dicha merma. Si la merma media fuera inferior o igual a diez milímetros (≤ 10 mm), y no más de un (1) individuo de la muestra presenta una merma superior a veinte milímetros (> 20 mm), se aplicará, al precio unitario del lote, una penalización de un uno y medio por ciento (1,5%) por cada milímetro (mm) de merma media. En los  demás casos, se demolerá y reconstruirá el lote con cargo al Contratista

- Rasante: la desviación en planta entre la alineación obtenida y la de los planos teórica debe ser menor a tres centímetros (3cm). El espesor del pavimento no puede ser inferior al de los planos en ningún caso.

- Regularidad superficial: si excede de los límites en menos del diez por ciento (< 10%) de la longitud del tramo controlado, se corregirán los defectos de regularidad superficial mediante fresado, siempre que no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado en los Planos. Si es igual o más del diez por ciento (≥ 10%) de la longitud del tramo controlado, se demolerá el lote y se reconstruirá el material por cuenta del Contratista.

- Macrotextura superficial: debe ser superior a 0,9 mm y ninguno de los resultados individuales podrá ser inferior a cuarenta centésimas de milímetro (0,40 mm). Se corregirá mediante fresado siempre que el espesor resultante de las losas reparadas no sea inferior en un centímetro (1 cm) al previsto en el proyecto.

550.11. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de pavimento de hormigón se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro cúbico (m3) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Medición del volumen realmente ejecutado |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye la preparación de la superficie de apoyo, los aditivos necesarios, el abono de las juntas, y todo tipo de aditivos, curado y acabado de la superficie. No se abonarán las reparaciones de juntas defectuosos, ni las losas que acusen irregularidades. La reposición de capas de firme de hormigón por no disponer de resistencia suficiente o espesor mínimo serán abonadas por cuenta del contratista. El precio de la armadura y pasadores es objeto de medición y abono por unidad independiente. |

Artículo 551. Hormigón magro vibrado

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 551 del PG-3.

551.1. Definición

Se define como hormigón magro vibrado la mezcla homogénea de áridos, cemento, agua y aditivos, empleada en capas de base bajo pavimento de hormigón

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 551.0010 | m3 | HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ CURADO Y P.P. DE JUNTAS. |
| --- | --- | --- |

La ejecución del hormigón magro vibrado incluye la realización de las operaciones siguientes:

- Estudio y obtención de la fórmula de trabajo.

- Preparación de la superficie de asiento.

- Fabricación del hormigón.

- Transporte del hormigón.

- Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos  de rodadura para la pavimentadora.

- Puesta en obra del hormigón.

- Protección y curado del hormigón fresco.

551.2. Materiales

- 551.2.2. Cementos

La clase resistente del cemento será la 32,5N. el Director de Obra podrá autorizar el empleo de cemento de clase resistente 42,5R en épocas frías.

- 551.2.4. Áridos

Se podrán utilizar materiales granulares reciclados, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inerte de desecho, siempre que se cumplan las prescripciones técnicas exigidas en el artículo 551 del PG3 y las condiciones particulares del presente artículo.

Los áridos empleados deben cumplir:

- No serán susceptibles ante ningún tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las condiciones que puedan darse en la zona de empleo.

- Los áridos utilizados no serán reactivos con el cemento, ni contendrán sulfuros oxidables, sulfato cálcico o compuestos ferrosos inestables.

- Sobre los áridos que por su naturaleza petrográfica puedan tener constitutivos reactivos con los álcalis, se llevará a cabo un estudio específico sobre la reactividad potencial de los áridos, que definirá su aptitud de uso, según se establece en la EHE.

- La utilización de estos áridos requerirá el empleo de cementos con un contenido de alcalinos, expresados como óxido de sodio equivalente (0,658 K2O + Na2O) inferior al seis por mil (< 6 ‰) del peso de cemento.

- Los áridos gruesos deben cumplir:

- El tamaño máximo del árido grueso no será superior a cuarenta milímetros (40 mm) y se suministrará, como mínimo, en dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas.

- El coeficiente de Los Ángeles (LA) (norma UNE-EN 1097-2:2010) deberá ser inferior a treinta y cinco (LA < 35), y a cuarenta (LA < 40) cuando se empleen materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera, de demoliciones de hormigones de resistencia a compresión final superior a treinta y cinco megapascales (> 35 MPa), o áridos siderúrgicos.

- El índice de lajas (FI) (norma UNE-EN 933-3:2012) deberá ser inferior a treinta y cinco (FI < 35).

- Los áridos finos deben cumplir:

- Se podrá emplear árido fino que tenga arena de machaqueo siempre que lo apruebe el Director de obra.

- El árido fino deberá cumplir lo establecido en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

- El valor del equivalente de arena (SE4) del árido fino (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8: 2012 + A1:2015) no será inferior a setenta y cinco (SE4 > 75).

- Se podrán emplear arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas o dolomías si cumplen lo establecido en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE, respecto a la calidad de los finos de los áridos.

- La curva granulométrica del árido fino (norma UNE-EN 933-1:2012) estará comprendida dentro de los límites que se señalan en la tabla 551.1.

Tabla 551.1. Huso granulométrico del árido fino.

| Cernido acumulado (% en masa) Abertura de los tamices UNE-EN 933-2 (mm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2 | 1 | 0,500 | 0,250 | 0,125 | 0,063 |
| 81-100 | 58-85 | 39-68 | 21-46 | 7-22 | 1-8 | 0-6 |

Se podrá admitir un cernido acumulado de hasta un ocho por ciento (8%) por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2:1997), si se cumple lo establecido respecto a la composición de los hormigones en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE

El módulo de finura (norma UNE-EN 933-1:2012) de la curva granulométrica, definido como la suma de las diferencias ponderales acumuladas, expresadas en tanto por uno, por cada uno de los siete (7) tamices especificados en la tabla 551.1, no experimentará una variación superior al cinco por ciento (5%).

- 551.2.5. Aditivos

No se emplearán aditivos salvo autorización expresa del Director de Obra, que determinará también el modo de empleo, deben cumplir las especificaciones establecidas en la instrucción EHE

- 551.2.6. Productos filmógenos de curado

No se utilizará ninguna clase de producto filmógeno de curado, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras.

La base, o porción no volátil, constará de un pigmento claro, preferentemente blanco, finamente dividido, y un vehículo, que estará compuesto de ceras naturales o sintéticas, o bien de resinas.

El producto utilizado no permanecerá viscoso y aparecerá seco al tacto antes de transcurridas doce horas (12 h) desde su aplicación.

Deberán proporcionar protección al hormigón durante un periodo de tiempo no inferior a la duración mínima del curado establecido en un mínimo de tres días.

El índice de eficacia en el curado, entendido como el porcentaje de agua que el producto aplicado ha evitado que pierda el hormigón en un determinado tiempo (norma UNE 83299:2016), no será inferior al sesenta por ciento (60%) durante el periodo de curado.

551.3. Tipo y composición del hormigón magro vibrado

La resistencia característica a compresión del hormigón magro vibrado, determinada sobre probetas cilíndricas de quince centímetros (15 cm) de diámetro y treinta centímetros (30 cm) de altura, fabricadas y conservadas de conformidad con la norma UNE-EN 12390-2:2009 y ensayadas a 28 días de edad (norma UNE-EN 12390-3:2009) no será inferior a quince megapascales (  15 MPa).

La consistencia del hormigón (norma UNE-EN 12350-2:2009) tendrá un valor de asentamiento comprendido entre uno y seis centímetros (1 a 6 cm). El Director de las Obras indicará su valor y los límites admisibles de sus resultados pudiendo también especificar otros procedimientos alternativos de determinación.

La masa unitaria del total de partículas cernidas por el tamiz 0,125 mm (norma UNE-EN 933-2:1996), incluyendo el cemento, no será inferior a doscientos cincuenta kilogramos por metro cúbico de hormigón magro vibrado (250 kg/m3).

La dosificación de cemento no será inferior a ciento cincuenta kilogramos por metro cúbico (150 kg/m3) de hormigón fresco y la relación ponderal de agua/cemento no será superior a ciento quince centésimas (a/c < 1,15).

La proporción de aire ocluido en el hormigón magro fresco vertido en obra (norma UNE-EN 12350-7:2010), no será superior al seis por ciento (6%) en volumen. En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatoria la utilización de un inclusor de aire. En este caso, la proporción de aire ocluido en el hormigón magro fresco no será inferior al cuatro y medio por ciento (4,5 %) en volumen.

551.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras

- 551.4.1. Consideraciones generales

El equipo para la ejecución del hormigón magro debe ser aprobado por el Director de obra y previamente debe ser empleado en el tramo de prueba.

- 551.4.2. Central de fabricación

El hormigón magro se fabricará en centrales de mezcla discontinua, capaces de manejar, simultáneamente, el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. La producción horaria de la central de fabricación deberá ser capaz de suministrar el hormigón magro sin que la alimentación del equipo de extensión se interrumpa o sea necesario modificar su velocidad de avance.

La central de fabricación estará dotada de un higrómetro dosificador de agua y de un sistema de registro con visualización de la potencia absorbida por los motores de accionamiento de las amasadoras y, en su caso, de las pesadas en los áridos, cemento, agua y eventuales aditivos.

- 551.4.3. Elementos de transporte

El transporte del hormigón magro deberá realizarse en camiones hormigonera.

- 551.4.4. Equipos de puesta en obra

La puesta en obra del hormigón magro se realizará mediante una pavimentadora de encofrados deslizantes, capaz de extender, vibrar y enrasar uniformemente el hormigón magro fresco y se debe disponer un equipo para el reparto previo del hormigón magro en toda la anchura de pavimentación.

La pavimentadora dispondrá de un sistema de guía por cable o de sistemas de guiado tridimensional, debiendo actuar los servomecanismos correctores apenas las desviaciones de la pavimentadora rebasen tres milímetros (±3 mm) en alzado, o diez milímetros (±10 mm) en planta.

La pavimentadora deberá poder compactar adecuadamente el hormigón fresco en toda la anchura del extendido, mediante vibración interna aplicada por elementos dispuestos de forma uniforme con una separación comprendida entre trescientos cincuenta y quinientos milímetros (350 a 500 mm) medidos entre sus centros y a una altura tal que queden dispuestos en la mitad (1/2) del espesor de la capa extendida.

Una vez alcanzado su régimen de funcionamiento, la velocidad de avance del equipo de extensión deberá ser uniforme e inferior a sesenta metros por hora (60 m/h).

- 551.4.5. Distribuidor del producto filmógeno de curado

La maquinaria y equipos utilizados en la distribución superficial del producto filmógeno de curado asegurarán una distribución continua y uniforme de la película aplicada, así como la ausencia de zonas deficitarias en dotación, tanto en la superficie como en los bordes laterales de la losa. El tanque de almacenamiento del producto contará con un dispositivo mecánico, que lo mantendrá en continua agitación durante su aplicación.

551.5. Tramo de prueba

Adoptada una fórmula de trabajo, de acuerdo con el epígrafe 551.6.1, se procederá a la realización de un tramo de prueba con el mismo equipo, velocidad de puesta en obra del hormigón, espesor y anchura que se vayan a utilizar en la obra.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será inferior a cien metros (100 m).

En el tramo de prueba se comprobará que:

- Los medios de vibración serán capaces de compactar adecuadamente el hormigón magro en todo su espesor.

- Se podrán cumplir las prescripciones de terminación y de regularidad superficial.

- El proceso de protección y curado será adecuado.

Si la ejecución no fuese satisfactoria, se procederá a la realización de otro tramo de prueba, introduciendo las oportunas variaciones en los equipos o métodos de puesta en obra. No se podrá proceder a la construcción de la capa en tanto que las condiciones que se comprueben en el tramo de prueba no hayan sido aceptadas por el Director de las Obras.

551.6. Ejecución de las obras

- 551.6.1. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo

La producción del hormigón magro no se podrá iniciar en tanto que el Director de las Obras no haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación y en el tramo de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo:

- La identificación y proporción ponderal en seco de cada fracción del árido en la amasada.

- La granulometría de los áridos combinados por los tamices 40 mm; 32 mm, 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2).

- La dosificación de cemento, la de agua y, eventualmente, la de cada aditivo, referidas a la amasada (en masa o en volumen, según corresponda).

- La resistencia característica a compresión simple, a siete y veintiocho días (7 y 28 d).

- La consistencia del hormigón magro fresco y el contenido de aire ocluido.

Si la resistencia característica a siete días (7 d) resultara superior al ochenta por ciento (> 80%) de especificada a veintiocho días (28 d), y no se hubieran obtenido resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia fuera de los límites establecidos, se podrá proceder a la realización de un tramo de prueba con ese hormigón magro. En caso contrario, se deberá esperar a los veintiocho días (28 d) para aceptar la fórmula de trabajo o, en su caso, para introducir los ajustes necesarios en la dosificación y repetir los ensayos de resistencia.

Si la marcha de los trabajos lo aconsejase, el Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula de trabajo, que se justificará mediante los ensayos oportunos. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva fórmula siempre que varíe la procedencia de alguno de los componentes, o si, durante la producción, se rebasasen las tolerancias establecidas en este artículo.

- 551.6.2 Preparación de la superficie de asiento

La superficie de apoyo debe ser plana y sin irregularidades.

En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del hormigón magro, el Director de las Obras podrá exigir que la superficie de apoyo se riegue ligeramente con agua, inmediatamente antes de la extensión, de forma que ésta quede húmeda, pero no encharcada, eliminándose las acumulaciones que hubieran podido formarse.

- 551.6.3. Fabricación del hormigón magro

- 551.6.3.1. Acopio de áridos

El número de fracciones de árido no podrá ser inferior a tres (3) para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, incluidos arcenes. El Director de las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estimara necesario para mantener la composición y características del hormigón magro vibrado.

- 551.6.3.2. Suministro y acopio de cemento

El cemento se suministrará y acopiará de acuerdo con el artículo 202 de este Pliego.

La masa mínima de cemento acopiado en todo momento no será inferior a la necesaria para la fabricación del hormigón durante una jornada y media (1,5 d) con un rendimiento normal.

- 551.6.3.4. Amasado

Antes de la carga de la amasadora se vaciará totalmente su contenido. Si hubiera estado parada más de treinta minutos (> 30 min), se limpiará perfectamente antes de volver a verter materiales en ella. De la misma manera se procederá antes de comenzar la fabricación de hormigón con un nuevo tipo de cemento.

- 551.6.4. Transporte

El transporte del hormigón magro desde la central de fabricación hasta su puesta en obra se realizará tan rápidamente como sea posible, y si es transportado en vehículo abierto se protegerá con cobertores contra la lluvia o la desecación.

La máxima caída libre vertical del hormigón en cualquier punto de su recorrido no excederá de un metro y medio (1,5 m) y, si la descarga se hiciera al suelo, se procurará que se realice lo más cerca posible de su ubicación definitiva, reduciendo al mínimo posteriores manipulaciones.

- 551.6.5. Elementos de guía y acondicionamiento de caminos para pavimentadora de encofrados deslizantes

La distancia entre piquetes en su caso que sostengan el cable de guía de las pavimentadoras de encofrados deslizantes no podrá ser superior a diez metros (10 m); dicha distancia se reducirá a cinco metros (5 m) en curvas de radio inferior a quinientos metros (< 500 m) y en acuerdos verticales de parámetro inferior a dos mil metros (< 2.000 m). Se tensará el cable de forma que su flecha entre dos piquetes consecutivos no sea superior a un milímetro (1 mm).

Donde se ejecute una franja junto a otra existente, se podrá usar ésta como guía de las máquinas, siempre que la primera haya alcanzado una edad mínima de tres días (3 d) y se protegerá su superficie de la acción de las orugas interponiendo bandas de goma.

Los caminos de rodadura de las orugas estarán suficientemente compactados para permitir su paso sin deformaciones, y se mantendrán limpios. No deberán presentar irregularidades superiores a quince milímetros (15 mm), medidos con regla de tres metros (3 m) (norma NLT-334).

- 551.6.6. Puesta en obra

La puesta en obra del hormigón se realizará con pavimentadoras de encofrados deslizantes que trabajarán a una velocidad constante que asegure una adecuada compactación en todo el espesor de la losa y su correcta terminación.

Se cuidará que delante de la maestra enrasadora se mantenga en todo momento, y en toda la anchura de la pavimentación, un volumen suficiente de hormigón fresco en forma de cordón de unos diez centímetros (10 cm) como máximo de altura; delante de los fratases de acabado se mantendrá un cordón continuo de mortero fresco, de la menor altura posible.

Donde la calzada tuviera dos (2) o más carriles en el mismo sentido de circulación, se ejecutarán simultáneamente al menos dos (2) carriles, salvo indicación expresa en contrario del Director de las Obras.

- 551.6.7. Ejecución de juntas de puesta en obra del hormigón

La junta de puesta del hormigón distará al menos cincuenta centímetros (50 cm) de cualquier junta longitudinal prevista en el pavimento de hormigón.

Las juntas transversales de hormigonado se dispondrán al final de la jornada, o donde se hubiera producido, por cualquier causa, una interrupción en la ejecución que hiciera temer un comienzo de fraguado, de acuerdo con el epígrafe 551.8.1.

- 551.6.8. Terminación

Se dará a su superficie un acabado liso y homogéneo, según determine el Director de las Obras.

- 551.6.9. Protección y curado

- 551.6.9.1. Consideraciones generales

Se protegerá el hormigón contra el lavado por lluvia, la desecación rápida, -especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte insolación o viento- y enfriamientos bruscos o congelación, pudiendo emplear para ello una lámina de plástico, un producto de curado resistente a la lluvia u otro procedimiento que autorice el Director de las Obras.

Deberán someterse a curado todas las superficies expuestas de la losa, incluidos sus bordes laterales, tan pronto como hayan finalizado las operaciones de acabado.

Durante un período que, salvo autorización expresa del Director de las Obras, no será inferior a tres días (3 d) a partir de la puesta en obra del hormigón, estará prohibido todo tipo de circulación sobre la capa recién ejecutada.

- 551.6.9.3. Curado con productos filmógenos

Si para el curado se utilizasen productos filmógenos, se aplicarán apenas hubieran concluido las operaciones de acabado y no quedase agua libre en la superficie de la capa.

El producto de curado será aplicado, en toda la superficie de hormigón, por medios mecánicos que aseguren una pulverización del producto en un rocío fino de forma continua y uniforme. Se aplicará en las proporciones indicadas por el fabricante y aprobadas por el Director de las Obras. En caso de que no existiesen indicaciones al respecto, esta dotación no será inferior a doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m2). En condiciones ambientales adversas de baja humedad relativa, altas temperaturas, fuertes vientos o lluvia, el Director de las Obras podrá exigir que el producto de curado se aplique antes y con mayor dotación

Al aplicar el producto sobre el hormigón, según la dosificación especificada, deberá apreciarse visualmente la uniformidad de su reparto, procediéndose a efectuar una nueva aplicación antes de transcurrida una hora (1 h) desde el primer tratamiento en aquellas zonas en las que el recubrimiento haya resultado deficiente.

- 551.6.10. Protección térmica

En caso de prever una posible helada, se protegerá hasta el día siguiente a su puesta en obra con una membrana de un material idóneo para tal fin, que será aprobada por el Director de las Obras.

Si fuera probable el enfriamiento brusco de un hormigón sometido a elevadas temperaturas  diurnas, como en caso de lluvia después de un soleamiento intenso o de un descenso de la temperatura ambiente en más de quince grados Celsius (15 ºC) entre el día y la noche, se deberá proteger la capa en la forma indicada en el párrafo anterior.

551.7. Especificaciones de la unidad terminada

- 551.7.1. Resistencia

La resistencia característica a compresión simple a veintiocho días (28 d) cumplirá lo indicado en el apartado 551.3.

- 551.7.2. Alineación, rasante, espesor y anchura

Las desviaciones en planta respecto a la alineación del Proyecto, no deberán ser superiores a tres centímetros (3 cm) y la superficie de la capa deberá tener las pendientes y la rasante indicadas en los Planos, admitiéndose una tolerancia de diez milímetros (± 10 mm) para esta última.

El espesor de la capa no podrá ser inferior, en ningún punto, al previsto en los Planos de secciones tipo. En todos los perfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso podrá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos.

- 551.7.3. Regularidad superficial

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) no superará los valores indicados en la tabla 551.6.

Tabla 551.6.- Índice de regularidad internacional (IRI)

| Porcentaje de hectómetros | IRI (dm/hm) |
| --- | --- |
| 50 | < 2,0 |
| 80 | < 2,5 |
| 100 | < 3,0 |

551.8. Limitaciones de la ejecución

- 551.8.1. Consideraciones generales

Se interrumpirá la ejecución cuando haya precipitaciones con una intensidad tal que pudiera, a juicio del Director de las Obras, dañar al hormigón magro fresco.

La descarga del hormigón, cuando el transporte se efectúe en camiones sin elementos de agitación, deberá realizarse antes de que haya transcurrido un período máximo de cuarenta y cinco minutos (45 min).

El Director de Obra podrá aprobar el empleo de sistemas de agitación o retardadores de fraguado, o limitar su uso si las condiciones atmosféricas originan un rápido endurecimiento del hormigón.

No deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra y terminación de la capa. El Director de Obra podrá aumentar el plazo hasta un máximo de dos horas (2h).

Si se interrumpe la puesta en obra durante más treinta minutos (> 30 min), se cubrirá el frente de ejecución de forma que se impida la evaporación del agua.

- 551.8.2. Limitaciones en tiempo caluroso

L la temperatura del hormigón no deberá rebasar en ningún momento los treinta y cinco grados Celsius (35 ºC). El Director de las Obras podrá ordenar la adopción de precauciones suplementarias a fin de que el material que se fabrique no supere dicho límite.

- 551.8.3. Limitaciones en tiempo frío

La temperatura de la masa de hormigón magro, durante su puesta en obra, no será inferior a cinco grados Celsius (5 ºC) y se prohibirá la puesta en obra del hormigón magro sobre una superficie cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (< 0 ºC).

- 551.8.4. Apertura a la circulación

El tráfico de obra no podrá circular antes de siete días (7 d) desde la ejecución de la capa. El Director de las Obras podrá autorizar una reducción de este plazo, siempre que el hormigón magro vibrado hubiera alcanzado una resistencia a compresión de, al menos, el ochenta por ciento (80%) de la exigida a veintiocho días (28 d).

551.9. Control de calidad

- 551.9.2. Control de calidad de los materiales

- 551.9.2.1. Cementos

Se seguirán las prescripciones del artículo 202 de este Pliego.

- 551.9.2.2. Áridos

Sobre cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos:

Al menos dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde:

- Granulometría (norma UNE-EN 933-1:2012).

- Proporción de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2:1996.

Al menos una (1) vez a la semana:

- Índice de lajas (FI) del árido grueso (norma UNE-EN 933-3:2012).

- Equivalente de arena (SE4) del árido fino (Anexo A de la norma UNE-EN 933- 8:2012 + A1: 2012).

Al menos una (1) vez al mes:

- Coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2:2010).

- El contenido ponderal de compuestos totales de azufre (S) y sulfatos solubles en ácido (SO3) (norma UNE-EN 1744-1: 2010 + A1:2013).

- Determinación de compuestos orgánicos que afectan al fraguado y endurecimiento del cemento (norma UNE-EN 1744-1: 2010 + A1:2013).

- Comprobación de que no existe reactividad álcali-árido y álcali-carbonato, de acuerdo con la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

- 551.9.3. Control de ejecución

- 551.9.3.1. Fabricación

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos, y se determinará su granulometría (norma UNE-EN 933-1:2012). Al menos una (1) vez cada quince días (15 d) se verificará la precisión de las básculas de dosificación, mediante un conjunto adecuado de pesas patrón.

Se tomarán muestras a la descarga de la amasadora, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos:

En cada elemento de transporte:

- Control del aspecto del hormigón y, en su caso, medición de su temperatura.

- Se rechazarán todos los hormigones segregados o cuya envuelta no sea homogénea.

Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde):

- Contenido de aire ocluido en el hormigón (norma UNE-EN 12350-7:2010).

- Consistencia (norma UNE-EN 12350-2:2009).

- Fabricación y conservación de probetas para ensayo a compresión simple (norma UNE-EN 12390-2:2009).

El número de amasadas diferentes para el control de la resistencia de cada una de ellas en un mismo lote ejecutado es de tres (3) en carreteras con categoría de tráfico pesado T0. Por cada amasada controlada se fabricarán, al menos, dos (2) probetas.

- 551.9.4. Control de recepción de la unidad terminada

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a la capa de hormigón magro vibrado:

- Quinientos metros (500 m) de calzada.

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.

- La fracción construida diariamente.

El espesor de la capa y la homogeneidad del hormigón se comprobarán mediante extracción de testigos cilíndricos en emplazamientos aleatorios, con la frecuencia fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que, en su defecto, señale el Director de las Obras. El número mínimo de puntos a controlar por cada lote será de dos (2), que se ampliarán a cinco (5) si el espesor de alguno de los dos (2) primeros resultara ser inferior al prescrito o su aspecto indicara una compactación inadecuada. Las extracciones efectuadas se repondrán con hormigón de la misma calidad que el utilizado en el resto de la capa, el cual será correctamente enrasado y compactado.

Se comprobará en perfiles transversales cada veinte metros (20 m) que la superficie extendida presenta un aspecto uniforme, así como la ausencia de defectos superficiales  importantes, tales como segregaciones, modificación de la terminación, etc.

Tan pronto como sea posible, y antes de la extensión de la siguiente capa, se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 m) mediante la determinación del Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), calculando un solo valor del IRI para cada hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro (hm), y así sucesivamente hasta completar el tramo medido, que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 551.7.3.

551.10. Criterios de aceptación o rechazo

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes definidos, según lo indicado a continuación.

- 551.10.1. Resistencia mecánica

- 551.10.1.1. Ensayos de control

La resistencia característica estimada a la compresión simple para cada lote por el procedimiento fijado en este artículo, no será inferior a la exigida. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera:

- Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), el Contratista podrá elegir entre aceptar las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o solicitar la realización de ensayos de información. Dichas sanciones no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble (2) de la merma de resistencia, expresadas ambas en proporción.

- Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) de la exigida, se realizarán ensayos de información.

La resistencia de cada amasada a una determinada edad, se determinará como media de las resistencias de las probetas fabricadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas a dicha edad. Una vez efectuados los ensayos, se ordenarán de menor a mayor los valores medios xi obtenidos de las N amasadas controladas (x1 ≤ x2 ≤… ≤ xN), se calculará su valor medio ( ) y el valor de su recorrido muestral, definido como la diferencia entre el mayor y el menor valor de las resistencias medias de las amasadas controladas (rN = xN – x1). A partir de estos valores, se podrá estimar la resistencia característica mediante la siguiente expresión, en la que K es el coeficiente indicado en la tabla 551.7.

fck,estima= = X- K·rN

Tabla 551.7.- Coeficiente multiplicados en función del número de amasadas

| Número de amasadas controladas en el lote | K |
| --- | --- |
| 2 | 1,65 |
| 3 | 1,02 |
| 4 | 0,82 |
| 5 | 0,72 |
| 6 | 0,66 |

- 551.10.2. Espesor

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en los Planos de secciones tipo. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera:

- Si es superior al noventa por ciento (> 90%) del especificado, se compensará la diferencia con un espesor adicional equivalente de la capa superior aplicado en toda la anchura de la sección tipo, por cuenta del Contratista.

- Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) del especificado, se demolerá la capa correspondiente al lote controlado y se repondrá, por cuenta del Contratista. El producto resultante de la demolición será tratado como residuo de construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente, o empleado como indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista.

Adicionalmente, no se admitirá que más de dos (2) individuos de la muestra ensayada presenten resultados individuales inferiores al especificado en más de un cinco por ciento (> 5%) De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de cada una de ellas, aplicándose los criterios descritos en este epígrafe.

- 551.10.3. Rasante

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el epígrafe 551.7.2, ni existirán zonas que retengan agua.

- Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella compense la merma con el espesor adicional necesario sin incremento de coste para la Administración

- Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, se corregirá el exceso mediante fresado por cuenta del Contratista siempre que no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado en los Planos.

- 551.10.4. Regularidad superficial

En los tramos donde los resultados de la regularidad superficial excedan de los límites especificados en el epígrafe 551.7.3, se procederá de la siguiente manera:

- Si es en menos del diez por ciento (< 10%) de la longitud del tramo controlado, se corregirán los defectos de regularidad superficial mediante fresado, siempre que no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado en los Planos.

- Si es igual o más del diez por ciento (≥ 10%) de la longitud del tramo controlado, si lo autorizase l Director de las Obras se podrá corregir estos defectos mediante fresado, siempre que se cumpla el espesor de la capa prescrito o bien se demolerá el lote y se reciclará el material por cuenta del Contratista.

551.11. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de hormigón magro se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro cúbico (m3) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Medición del volumen realmente ejecutado |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye la preparación de la superficie de apoyo, los aditivos necesarios, el curado y el acabado de la superficie. La reposición de capas de hormigón magro por no disponer de resistencia suficiente o espesor mínimo serán abonadas por cuenta del contratista. |

Artículo 555. Reparación de hormigón

555.1. Definición y aplicación

Este proceso se emplea como base para definir la reparación de los deterioros que se detecten en el firme en el momento del comienzo de las obras, que pueden coincidir con los expuestos en la inspección reflejada en el apartado anterior, o pueden ser otros, en función del tiempo que transcurra entre la redacción del presente proyecto y la fecha de comienzos de los trabajos.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 500.0002N | P.A | PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPARACIÓN DE DESPERFECTOS DEL FIRME DE HORMIGÓN EXISTENTE |
| --- | --- | --- |

555.2. Ejecución de las obras

La ejecución de las obras se llevará a cabo según las siguientes fases:

- Señalización, balizamiento y corte del carril a reparar (con avisos previos en prensa, televisión, etc.).

- Serrado de la losa, dejando una franja de resguardo de 1,00 m hasta la zona fisurada o dañada.

- Serrado transversal de 5 cm de profundidad a 70 cm de distancia hacia el exterior del primer serrado, para demoler esta franja a mano y dejar la armadura longitudinal vista 70 cm para el solape por atado (en la primera reparación se soldaron las barras en 30 cm de longitud)

- Demolición del hormigón interior con martillo hidráulico y transporte de los residuos a vertedero o reciclado. En esta etapa, y para coordinar con el tráfico pasante, es importante organizar bien el acceso y el número de camiones.

- Saneo de la base y/o subbase si es el caso, reponiéndola, con hormigón compactado HM-15 e incorporación de drenes con salida por el arcén.

- Encofrado longitudinal de la losa en el borde en contacto con el arcén.

- Colocación de la siguiente armadura, solapando las barras longitudinales con las existentes:

  - Longitudinal: Ø 20 a 14 cm.

  - Transversal: Ø 12 a 70 cm formando un ángulo de 60º con el eje.

  - Soportes separadores: Ø 12 de 10 cm de alto.

  - Barras de unión: Ø 12 de 0,80 m de largo colocadas cada 1 m.

- Perforación cada metro, a mitad de altura de la losa contigua, de una profundidad de 40 cm para introducir las barras de unión, en el hueco relleno de epoxi para asegurar su adherencia.

- Aplicación de resina epoxi en los bordes de la losa para asegurar la adherencia del nuevo hormigón (salvo en la junta longitudinal entre carriles).

- Vertido, extendido a mano y vibrado del hormigón con regla.

- Textura realizada manualmente con un cepillo de flejes metálicos, dando continuidad al ranurado transversal existente.

- Curado del hormigón.

- Serrado de la junta longitudinal entre carriles y sellado de la misma con perfil extrusionado.

- Retirada del encofrado de arcén y relleno del hueco dejado por el encofrado con hormigón HM-15.

- Fresado y reposición del arcén, con zahorra si es el caso, y 6 cm de mezcla bituminosa en caliente AC22 surf 50/70 S.

- Repintado de las marcas viales.

- Retirada de la señalización y balizamiento de obra y apertura al tráfico.

La demolición del firme se llevará a cabo según lo indicado en el artículo 300. Demoliciones del presente pliego y del PG-3

La puesta en obra de encofrados y posterior retirada se llevará a cabo según lo indicado en el artículo 696. Encofrado del presente pliego.

La puesta en obra del hormigón se llevará a cabo según lo indicado en el artículo 600. Hormigón del presente pliego y del PG-3.

La puesta en obra de armadura se llevará a cabo según lo indicado en el artículo 600. Armadura a emplear en hormigón armado del presente pliego y del PG-3.

La ejecución y reparación del firme de hormigón se llevará a cabo según lo indicado en el artículo 550 Firme de hormigón del presente pliego y del PG-3.

La ejecución del firme con mezclas bituminosas se llevará a cabo según lo indicado en el artículo 542. Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso del presente pliego y del PG-3.

El pintado de marcas viales se llevará a cabo según lo indicado en el artículo 700.Marcas viales del presente pliego y del PG-3.

La señalización vertical y balizamiento se llevará a cabo según lo indicado en el artículo 701. Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes y en el artículo 703 elementos de balizamiento retrorreflectantes del presente pliego y del PG-3.

555.3. Medición y abono

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Número entero |
| Forma de medición | Reparación del firme realmente ejecutada |
| Abono | Se realizará cuando se compruebe que se ha llevado a cabo la reparación del firme en las condiciones indicadas. |
| Criterios complementarios | En el precio de la unidad están incluidos todos los materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

Artículo 560. Pavimento de baldosas

560.1.	 Definición

Las aceras son elementos generalmente prefabricados de loseta destinados a rematar una superficie para proporcionar accesibilidad a los peatones.

La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de cemento (según clasificación y definiciones de la norma UNE 127-001-90) de color, de las dimensiones fijadas en los demás documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de mortero y solera de hormigón y base de zahorra.

560.2.  Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| 550.0001N | m² | PAVIMENTO DE BALDOSA DE TERRAZO, ACABADO SUPERFICIAL PÉTREO, DE 40X40X4 CM., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, Y 10 CM. DE ESPESOR Y BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL DE 20 CM. DE ESPESOR, SENTADA CON MORTERO DE CEMENTO, I/P.P. DE JUNTA DE DILATACIÓN, ENLECHADO Y LIMPIEZA. |
| --- | --- | --- |

El suministro y colocación de aceras incluye las siguientes operaciones:

- El suministro y colocación de losetas, con dimensiones y características indicadas en los planos.

- Suministro y colocación de hormigón HM-20 y zahorra para la para base.

- Nivelado, rejuntado y enlechado.

- Limpieza.

560.3. 	Materiales

Se cumplirá lo especificado en la normativa vigente para aceras prefabricadas utilizadas en aceras, con especial atención al hormigón HM-20 utilizado para la base y los materiales empleados en su fabricación, que cumplirán lo establecido en la normativa vigente. El espesor de la capa de hormigón será de diez (10) centímetros.

El hormigón cumplirá lo establecido en el artículo 610 del presente pliego y en la instrucción EHE. La zahorra utilizada cumplirá lo establecido en el artículo 510 del presente pliego. El espesor de la capa de zahorra será de veinte (20) centímetros.

En concreto, los materiales que entren en la fabricación de las losas deberán cumplir las siguientes propiedades:

- Cemento: Debe cumplir los requisitos de la Norma UNE-EN 197-1:2000, los establecidos en la UNE 80303:2001 cuando se empleen cementos resistentes a sulfatos, al agua del mar y de bajo calor de hidratación; los de la UNE 80305:2011 cuando se empleen los cementos blancos y los de la UNE 80307:2001 cuando se empleen cementos para usos especiales. En todo caso, cumplirán la Instrucción para recepción de cementos RC-08.

- Marmolina: Polvo obtenido a partir de triturados finos de mármol, cuyas partículas pasan por el tamiz 1,40 UNE 7-050/2 (1,40 mm) y no pasan por el tamiz 90 UNE 7-050/2 (0,090 mm).

- Áridos: Se emplearán arenas de río, de mina o arenas machacadas exentas de arcilla y materia orgánica. No contendrán piritas o cualquier otro tipo de sulfuros; estarán limpias y desprovistas de polvos de trituración u otra procedencia, que puedan afectar al fraguado, endurecimiento o a la colocación.

- Aditivos: Se podrán utilizar siempre que la sustancia agregada en las proporciones previstas produzca el efecto deseado sin perturbar las demás características del hormigón o mortero.

- Pigmentos: Serán estables y compatibles con los materiales que intervienen en el proceso de fabricación de las baldosas. Cuando se usen en forma de suspensión, los productos contenidos en la misma no comprometerán la futura estabilidad del color. Están especialmente indicados los pigmentos a base de óxidos metálicos que cumplan estas condiciones:

  - Contenido en óxido metálico > 90%

  - Materias volátiles < 1 %

  - Contenido en sales solubles en el agua < 1 %

  - Residuo sobre el tamiz 63 UNE 7-050/2 (0,063 mm) < 0,05%

  - Contenido en cloruros y sulfatos solubles en el agua < 0, 1 %

  - Contenido en óxido de calcio < 5%

- Agua: Se utilizarán, tanto para el amasado como para el curado, todas aquellas que no perjudiquen al fraguado o endurecimiento de los hormigones.

- Las baldosas serán prefabricadas, y sus características serán tales que cumplan lo dispuesto en la norma UNE 127-001-90.

560.4.	 Ejecución de las obras

Sobre el cimiento se extenderá una capa de mortero de consistencia seca tipo M-350, de 350 Kg de cemento CEM I-32,5 o CEM I-32,5 por m3 de mortero, de unos 4 cm de espesor. Se extenderá sobre el mortero una fina capa de cemento en polvo.

Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano las losas previamente humectadas, golpeándolas con un martillo de goma, quedando bien asentadas y con su cara vista en la rasante prevista en los planos.

Las losas quedarán colocadas en hiladas rectas con las juntas encontradas y el espesor de estas será de dos a tres milímetros (2-3 mm). La alineación de las juntas se asegurará tendiendo cuerda constantemente. Esta operación será completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que así lo solicite la Dirección de Obra.

Los cortes se realizarán con sierra, y la ejecución de remates y cuchillos se realizarán según las indicaciones de la Dirección de Obra.

Una vez colocadas las piezas de pavimento se procederá a regarlas abundantemente y después al relleno de las juntas mediante arena fina que se extenderá mediante barrido de la superficie. Sólo se admitirá el vertido de lechada en la superficie pare rejuntar cuando el material empleado sean losetas hidráulicas.

El pavimento terminado no se abrirá al tránsito hasta pasados tres (3) días desde su ejecución.

Las zonas que presenten cejillas o que retengan agua, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene la Dirección Técnica.

Se cumplirá lo especificado en la normativa vigente para aceras, con especial atención a los aspectos siguientes:

- El cimiento de hormigón se ajusta a las dimensiones, alineación y rasante fijadas en el proyecto, deberá quedar bien asentado en la acera sin presencia de oquedades en el hormigón

- El rejuntado de piezas contiguas conjuntas no podrá exceder de medio centímetro (0,5 cm) de anchura.

- Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas responder a las figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a las rasantes fijadas.

| Características. Parámetro | Norma |
| --- | --- |
| Espesor de la base | Visual / medida |
| Dimensiones de la base | Visual / medida |
| Alineación y rasante de la base | Visual / medida |

560.6.	 Tratamiento de no conformidades

Debe cumplir lo especificado en la normativa vigente con especial atención a los siguientes aspectos:

| Características. Parámetro | No conformidad | Tratamiento de no conformidades |
| --- | --- | --- |
| Ejecución del encintado | Capa de hormigón y zahorra para recibir la acera con menor espesor de lo especificado | Levantado del encintado, extensión de capa de hormigón y reposición por cuenta del contratista |
|  | Colocación deficiente, falta de linealidad | Levantamiento del encintado en zonas defectuosas y reposición por cuenta del contratista. |
| Planeidad del encintado | Variaciones superiores a 6 mm |  |
|  | Cejas superiores a 4 mm |  |
| Juntas | Superiores a 1 cm |  |
|  | Ausencia de lechada en juntas | Relleno de las juntas por cuenta del contratista |

560.8.	 Control de calidad

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos:

- Resistencia a flexión (UNE 127.006): 1 por cada 1000 m²

- Resistencia al desgaste (UNE 127.005): 1 por cada 1000 m²

- Heladicidad (UNE 127.004): 1 por cada 1000 m²

- Absorción (UNE 127.002): 1 por cada 1000 m²

Si con el material utilizado se aporta certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas de este artículo o estuviese en posesión de una marca, sello o distintito de calidad homologado, los criterios descritos no son de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de obra.

560.9	. Medición y abono

La medición y el abono de la unidad de pavimento de baldosa se realizará según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Se abonará según la superficie de loseta realmente colocada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Está incluida la capa de mortero de asiento, la lechada de cemento de relleno de juntas y todas las operaciones necesarias para la correcta terminación de la unidad. |

# Parte 6.- Puentes y estructuras

Artículo 600.- Armaduras a emplear en hormigón armado

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 600 del PG-3 y la EHE 08.

600.1. Definición

Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para armar el hormigón, formadas por barras de acero corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en celosía, cumpliendo lo especificado en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

600.2. Aplicación

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 600.0010 | kg | ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES. |
| --- | --- | --- |
| 675.0010N | ud | PASADOR FORMADO POR BARRA ø12 DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI i/ PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD =0,80 m). |
| 675.0070N | ud | BARRA Ø12 EN FORMA DE U DE ACERO CORRUGADO B 500 S ANCLADA A POSTERIORI INCLUSO PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN PLANOS, CON LONGITUD TOTAL DE PERFORACIÓN HASTA 70 CM PARA EL TOTAL DE LOS DOS TALADROS Y LONGITUD TOTAL DE BARRA HASTA 150 CM, ANCLADA Y TERMINADA |
| 418.0010 | ud | PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO |

600.3. Descripción

Consiste esta Unidad en el suministro y colocación de las armaduras pasivas en las estructuras de hormigón armado y/o pretensado.

Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para armar el hormigón, formadas por barras de acero corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en celosía, cumpliendo lo especificado en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Los trabajos que se incluyen en la Unidad son:

- Preparación de las planillas de despiece de las armaduras.

- Cortado y doblado de las armaduras.

- Colocación de los separadores.

- Colocación de las armaduras.

- Atado o soldado de las armaduras, en su caso.

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 600 del PG-3.

600.4. Materiales

Las armaduras se ajustarán al tipo de acero indicado en los planos de Proyecto y en la definición de las unidades de obra incluidas en esta cláusula del Pliego. Llevarán grabadas las marcas de identificación definidas en la EHE.

El Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue a obra, incluida la documentación relativa al marcado CE, en los que se garanticen las características del material, según lo establecido en el (Reglamento nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo del 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción)

Las barras corrugadas cumplirán los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36068:2011 y en particular los indicados en el artículo 31.2 de EHE-08.

600.5. Ejecución de las obras

Definición de planos de despiece de armaduras

El Contratista deberá someter a la aprobación técnica de la Dirección de Obra, los planos de montaje de ferralla en obra, o en su caso, los esquemas y croquis necesarios para definir completamente los despieces, solapes, recubrimientos y esquemas reales de montaje de la armadura de obra. Dicha aprobación será previa a cualquier inicio de la ferralla del elemento afectado.

Los despieces de armaduras indicados en los planos son meramente orientativos. La empresa constructora será la responsable de los despieces finales a ejecutar. Dichos despieces se realizarán siguiendo las indicaciones de los planos, junto con los solapes, anclajes y radios de doblado indicados en la EHE-08.

Los planos de despiece a elaborar por el Contratista contendrán:

- Forma y medidas exactas de las armaduras de proyecto, según forma y dimensiones de las mismas indicadas en los planos de proyecto

- Indicación clara del lugar donde se producen los empalmes de armaduras y número y longitud de éstos

- Detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares de montaje

- Numeración de las armaduras en correspondencia con la numeración de las mismas en los planos de proyecto

- Expresión de los pesos totales de cada posición

Cuando en los planos de proyecto no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas barras, su distribución se hará de forma que el número de empalmes o solapes sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, realizar y entregar al Director de las obras los correspondientes esquemas de despiece.

El constructor, antes de realizar el montaje de las armaduras y mientras prepara las plantillas de los despieces, realizará un estudio del despiece adecuado para cumplir las distancias mínimas entre armaduras indicadas en la EHE-08 y poder realizar un correcto hormigonado de los elementos. Una vez colocada la armadura se confirmará que la distancia mínima entre ellas cumple con las prescripciones indicadas en la EHE-08. En caso de no cumplir las prescripciones anteriores, antes de hormigonar, se adoptarán las medidas oportunas para ajustar el armado y cumplir con las distancias mínimas entre armaduras. Dichas medidas deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra.

Elaboración de ferralla y colocación de armaduras pasivas

Las condiciones de elaboración y colocación de la ferralla, en lo que a disposición de separadores, doblado de las armaduras, distancias entre barras de armaduras, anclajes y empalmes se refiere, serán conformes a EHE-08.

En el caso de que la armadura presente un nivel de oxidación excesivo que pueda afectar a sus condiciones de adherencia, se procederá a su cepillado mediante cepillo de púas de alambre y se comprobará que la pérdida de peso de la armadura no excede del 1% y la altura de la corruga se encuentra dentro de lo indicado en apartado 31.2 de la Instrucción EHE-08.

Se autoriza el uso de la técnica de soldadura para la elaboración de la ferralla (según UNE 36832:97) siempre que se efectúe en taller con instalación industrial fija. Solamente en aquellos casos previstos en el proyecto y debidamente autorizados por la Dirección de Obra se admitirá la soldadura en obra para la elaboración de la ferralla.

Condiciones de durabilidad de las armaduras

La durabilidad de las armaduras está vinculada a la corrosión de éstas. Las armaduras deberán permanecer exentas de corrosión durante todo el período de vida útil de la estructura.

La agresividad del ambiente en relación con la corrosión de las armaduras viene definida por las clases generales de exposición según el apartado 8.2.2 de la EHE-08. En el cuadro de especificaciones técnicas incluido en planos se indica el ambiente correspondiente a cada unidad.

Para prevenir la corrosión se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Valores de recubrimiento nominal, indicados en el Artículo 37.2.4 de la Instrucción EHE-08.e indicados en el cuadro de materiales en planos.

- Se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico.

- Se prohíbe emplear materiales componentes que contengan iones despasivantes (cloruros, sulfuros y sulfatos) en proporciones superiores a los indicados en los Artículos 27, 28 y 29 de la EHE-08.

- Se deberá de cumplir que el contenido total de cloruros en un hormigón que contenga armaduras pasivas sea inferior a los límites indicados en el Artículo 37.4.1 de la EHE-08.

600.6. Recepción y control de calidad

| Parámetros de aceptación final | Normas de aplicación |
| --- | --- |
| Número de armaduras colocadas coincidente con planillas de despiece | Inspección visual |
| Recubrimientos mínimos superiores a los indicados en EHE-08. | Medición con cinta métrica |
| Longitudes de anclaje y solape según planillas de despiece y EHE-08. | Medición con cinta métrica |

Se describe seguidamente el Control de Calidad de recepción de armaduras pasivas, cuyo objeto es garantizar que la obra terminada tiene las características de calidad, resistentes y funcionales, especificadas en proyecto, en virtud del control de calidad de los materiales empleados y del control de la ejecución.

Una vez realizados todos los controles de calidad durante la ejecución de la unidad aquí indicados, su aceptación final se realizará basándose en los criterios especificados en el epígrafe de Aceptación final de esta cláusula.

### 600.6.1. Control de calidad de materiales

Será de aplicación todo lo expuesto en el EHE-08 sobre el control de calidad del acero.

Se establece un control a nivel normal para aceptar la calidad del acero.

Sólo podrán utilizarse aceros certificados según la definición de EHE-08. En los aceros certificados el control se realizará antes de la puesta en servicio de la estructura.

Los controles de calidad a realizar se indican en la tabla siguiente:

| Control | Norma de referencia |
| --- | --- |
| Control de armaduras de productos certificados | EHE-08. |
| Control de armaduras de productos no certificados | EHE-08. |
| Control de comprobación de soldabilidad Nº de armaduras inferior a las necesarias para suplementar a aquellas con pérdida de sección superior al 10% | EHE-08. EHE-08. |

De acuerdo con el control de calidad establecido en el presente Proyecto se llevaran también a cabo los siguientes ensayos:

| Ensayo | Norma |
| --- | --- |
| Tracción simple | UNE-EN 15630 |
| Alargamiento en rotura | UNE-EN 15630 |
| Alargamiento bajo carga máxima | UNE-EN 15630 |
| Doblado-desdoblado | UNE-EN 15630 |
| Sección equivalente y desviación de masa | UNE-EN 15630 |
| Altura de corruga | UNE-EN 15630 |
| Comprobación de geometría de la ferralla armada |  |

Los criterios de aceptación o rechazo son los indicados en EHE-08.

600.8. Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento de no conformidades |
| --- | --- |
| Número de armaduras inferior a las indicadas en las planillas de despiece | No se acepta, se corregirá el número de armaduras y los gastos serán por cuenta del Contratista |
| Recubrimientos mínimos inferiores a los indicados en EHE-08. | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. |
| Recubrimientos mínimos iguales o superiores a 50 mm., salvo indicación expresa en planos. | Se dispondrá una malla de reparto en medio del espesor de recubrimiento con una cuantía según EHE-08. |
| Longitudes de anclaje y solape inferiores a las indicadas en planillas de despiece y EHE-08. | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. Se dispondrán barras adicionales de solape o anclaje, con longitud y disposición que deberá ser aprobada explícitamente por la Dirección de Obra. |

600.7. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de obra de acero pasivo se realizará según los criterios específicos que se indican en la siguiente tabla:

| Unidad de medida | Kilogramo (kg). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Kilogramos de armadura realmente puesta en obra, deducidos de las planillas de despiece y supervisados en el Control de Ejecución. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | En el precio están incluidas ataduras y todos los materiales necesarios para la colocación de las armaduras. También incluye el suministro, transporte, enderezado, corte, doblado y colocación, así como la mano de obra, equipos y medios auxiliares necesarios para su correcta puesta en obra. También se incluyen los solapes no definidos en los planos. Los despuntes no serán objeto de medición. No serán de abono independiente las armaduras pertenecientes a elementos prefabricados, si su medición está incluida en la unidad de elemento prefabricado correspondiente. |

La medición y abono de la unidad de barra  Φ12 en forma de U y el pate se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Número entero |
| Forma de medición | Unidad de barra o pate colocado según las especificaciones de la unidad. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye en el caso de la barra Φ12 en forma de U el anclaje a posteriori, la perforación, inyección de resina epoxi y todos los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad. El precio de la unidad de pate incluye todos los medios y materiales necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

Artículo 610. Hormigones

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 610 del PG-3 y la EHE 08.

610.1. 	Aplicación

Consiste esta Unidad en el suministro, vertido y vibrado del hormigón para la ejecución de estructuras de hormigón en masa, armado o pretensado, en las cuales el hormigón quede contenido por el terreno y/o por encofrados.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 610.0010 | m3 | HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA. |
| --- | --- | --- |
| 610.0020 | m3 | HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO. |
| 610.0030 | m3 | HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS |
| 610.0050 | m³ | HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS. |
| 610.0070 | m³ | HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS. |
| 610.0100 | m3 | HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS. |
| 610.0220N | m3 | HORMIGÓN AISLANTE HLNE-150 (DENSIDAD 1400 KG/m3) CON CEMENTO CEM II 42,5 R, ARENA NATURAL Y ARCILLA EXPANDIDA EN SACOS, 0,9% DE SUPERPLASTIFICANTE; INCLUSO APERTURA Y CIERRE DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN Y ENCOFRADOS EN ZONAS DE JUNTAS ESTRUCTURALES. TOTALMENTE TERMINADO. |
| 610.0240N | m³ | HORMIGÓN PARA ARMAR H-25 EN CIMENTACIONES CON AMBIENTE Qc |
| 610.0250N | m³ | HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES CON AMBIENTE Qc |
| 804.0100 | m³ | HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 EN ACERAS Y RELLENOS |

Los trabajos que se incluyen en la Unidad son:

- Suministro del hormigón

- Comprobación de la plasticidad del hormigón y toma de muestras según las especificaciones de frecuencia de muestreo indicadas en el control de calidad.

- Preparación de las juntas de hormigonado, mediante limpieza y eliminación de lechadas de mortero y aplicación, si es necesario, de los productos específicos para juntas de hormigonado.

- Vertido y compactación del hormigón.

- Curado del hormigón.

610.2.	 Materiales

Los materiales deberán cumplir lo estipulado en la instrucción de hormigón estructural EHE-08. En particular, serán de aplicación los siguientes artículos y normas:

Cementos:

Los cementos cumplirán la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos y las prescripciones de la EHE-08. La utilización de cementos se ajustará a lo indicado en la siguiente tabla, salvo indicación contraria en planos o del Director de Obra:

| Tipo de Hormigón | Tipo de cemento |
| --- | --- |
| Elementos en contacto con el terreno | CEM I 32.5 ó 32.5R En aquellos casos que así se indique en planos o por indicación de la D.O., se empleará cemento puzolánico CEM II de los tipos indicados en la tabla A.4.5 del Anejo 4 de la EHE |
| Resto de elementos de hormigón armado | CEM I 32.5 ó 32.5R |
| Elementos de hormigón pretensado | Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM II/A-D, de la clase 42.5 ó 42.5R |

Las condiciones de suministro, almacenamiento y utilización de cementos se ajustarán a las prescripciones de EHE-08.

Todas las partidas de cemento suministradas vendrán acompañadas del preceptivo marcado CE.

Agua

Se prohíbe expresamente el empleo de agua de mar para el amasado o curado del hormigón armado o pretensado. Podrá, sin embargo, emplearse agua de mar o aguas salinas análogas para amasados y curados del hormigón en masa que no contenga armadura alguna.

La utilización de agua para el amasado y curado se ajustará a las prescripciones de la EHE-08.

Áridos

Se prohíbe expresamente el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. Podrán emplearse como áridos para la fabricación de hormigones, arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderúrgicas apropiadas.

Las condiciones de los áridos en cuanto a designación, tamaño, suministro y almacenamiento se ajustarán a las especificaciones de EHE-08.

Los áridos provenientes de cantera dispondrán del preceptivo marcado CE.

Aditivos y otros componentes del hormigón

El empleo de adiciones o aditivos no podrá hacerse en ningún caso sin el conocimiento del peticionario y la expresa autorización de la Dirección de Obra. La utilización de aditivos se ajustará a lo dispuesto en la Instrucción EHE-08.

Las especificaciones de los aditivos y condiciones de suministro y almacenamiento se ajustarán a lo expuesto en la citada EHE.

Se tendrán en cuenta además las siguientes condiciones de utilización de los aditivos:

- En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.

- En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia, no podrán utilizarse aditivos que contengan carácter de aireantes. Estos productos podrían perjudicar la adherencia entre el hormigón y la armadura.

610.3. 	Tipos de hormigón

Los tipos de hormigones a emplear son los siguientes:

| Tipo | Empleo |
| --- | --- |
| HL-150 | Hormigón de limpieza en formación de cimientos |
| HNE-20 | En bases de estructuras |
| HM-20 | En formación de arquetas, pozos, y base de acera |
| HA-25 | En estructuras y formación de arquetas y cimientos. |
| HA-30 | En estructuras |
| HA-35 | En estructuras |

610.4. 	Dosificación del hormigón

Las cantidades mínimas de cemento por metro cúbico de hormigón y la máxima relación agua/cemento son función de la clase de exposición, definida en la tipificación de los hormigones indicada en las respectivas unidades de medición, y serán conformes a las condiciones exigidas en EHE-08. La dosificación del hormigón se ajustará asimismo a las especificaciones de EHE-08.

Condiciones de resistencia y durabilidad del hormigón

La utilización de hormigones de resistencia inferior a 20 N/mm², no contemplados en la Instrucción EHE-08, estará limitada exclusivamente a unidades de obra no estructurales como los hormigones de limpieza. Quedan expresamente excluidos los hormigones para armar con resistencia de proyecto inferior a 25 N/mm². Los valores mínimos de resistencia se ajustarán a los requisitos de EHE-08.

Los requisitos de durabilidad del hormigón cumplirán las especificaciones de EHE-08, específicamente los siguientes aspectos:

- Resistencia del hormigón frente a la helada.

- Resistencia del hormigón frente al ataque por sulfatos.

- Resistencia del hormigón frente al ataque del agua del mar.

- Resistencia del hormigón frente a la erosión.

- Resistencia frente a la reactividad álcali-árido.

610.6. 	Ejecución de las obras

Puesta en obra del hormigón

La puesta en obra del hormigón, en lo que a colocación, compactación y técnicas especiales se refiere, se ajustará a las prescripciones de EHE-08.

El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada estructura que ha de ser aprobado por la Dirección de Obra. El plan de hormigonado explicitará la forma, medios y proceso que el contratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón.

El plan ha de constar de:

- Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de hormigón a utilizar en cada unidad.

- Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado.

Para cada unidad ha de constar:

- Sistema de hormigonado (mediante bomba, grúa y cubilote, canaleta, vertido directo…).

- Características de los medios mecánicos.

- Personal.

- Vibradores (características, tipo y vibradores de recambio en caso de avería).

- Secuencia de relleno de moldes.

- Medios para evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de personal y medios.

- Medidas de seguridad del personal.

- Sistema de curado del hormigón.

La docilidad del hormigón se medirá por su consistencia, indicada en los planos y en las unidades de medición de hormigones indicadas en este Pliego, siguiendo las indicaciones de la EHE-08.

El Contratista podrá aumentar la fluidez indicada en planos y pliego mediante el uso de fluidificantes, siempre que justifique su empleo y establezca, de acuerdo al suministrador del producto, las condiciones adecuadas de uso del mismo que garanticen que el producto, añadido en las condiciones citadas, no altera las condiciones resistentes y de durabilidad del hormigón.

En estos casos el Contratista definirá las condiciones de utilización del fluidificante (vertido en planta o en obra, y en qué proporciones), y, en función de éstas, establecerá la caracterización del hormigón mediante un doble control de consistencia. Primero, en planta, una vez amasado el hormigón y añadido el fluidificante que se disponga en planta, y, después, “in situ” previamente al vertido en el encofrado, una vez añadido ya el fluidificante en obra. El Contratista establecerá los rangos de asiento en cono de Abrams esperables en cada fase (planta y obra) que servirán de criterio de aceptación de la amasada (camión) tanto en planta como en obra. Para la correcta determinación de estos parámetros será precisa la realización de una campaña de ensayos previos que permita caracterizar adecuadamente el hormigón y fijar su dosificación. Esta campaña de ensayos previos y determinación de las condiciones de uso del fluidificante y dosificación correcta del hormigón podrá ser exigida por la Dirección de Obra sin coste adicional al objeto de obtener las condiciones óptimas de dosificación y consistencia que garanticen en obra simultáneamente la resistencia, durabilidad y condiciones de puesta en obra necesarias.

Curado del hormigón

La técnica de curado del hormigón se ajustará a las siguientes prescripciones, además de las generales relativas a las curadas recogidas en EHE-08:

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se han de mantener húmedas las superficies del hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo de:

- 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales.

- 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en contacto con aguas o filtraciones agresivas.

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se ha de garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de agua, materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de riego continuo o cubrición completa mediante plásticos.

En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la D.O., se han de cumplir las especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el vigente Artículo 285 del PG 3, en particular todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación, secado y dotación, así como a los ensayos de control del material y de su eficacia.

Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento

Aceptación final

| Parámetros de aceptación final | Procedimiento / Normas de aplicación |
| --- | --- |
| Ausencia de coqueras superficiales. | Inspección visual |
| Resistencias características a 28 días iguales o superiores a las indicadas en la designación de las distintas unidades de obra de hormigón. | EHE-08 |
| Tolerancias dimensionales. | EHE-08 |
| Tamaño máximo de fisuras bajo la acción de las cargas permanentes en elementos armados y pretensados. | Inspección visual y medición con fisurómetro. Parámetros de aceptación según EHE-08. |

Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento de no conformidades |
| --- | --- |
| Existencia de coqueras superficiales. | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. |
| Disminución de resistencia característica. | Condiciones de aceptación según EHE-08. |
| Tolerancias dimensionales superiores, al alza o la baja, a las especificadas. | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. Si no es posible la reparación y la unidad terminada es admisible desde el punto de vista estructural y funcional, se aceptará la unidad abonando el 90% del precio del C.P. nº 1 |
| Existencia de fisuras en elementos pretensados o armados, superiores a los límites admisibles según ambiente de exposición. | Las fisuras se inyectarán y los gastos serán por cuenta del Contratista. |

Todos los tratamiento de no conformidades llevados a cabo serán verificados y autorizados por el Director de Obra

610.7. 	Control de calidad

Se describe seguidamente el control de calidad de recepción de hormigones y de los materiales componentes excepto armaduras, cuyo control de calidad se define en la cláusula correspondiente de este Pliego. El objeto del control de calidad de recepción es garantizar que la obra terminada tiene las características de calidad, resistentes y funcionales, especificadas en proyecto, en virtud del control de calidad de los materiales empleados y del control de la ejecución.

Una vez realizados todos los controles de calidad durante la ejecución de la unidad aquí indicados, su aceptación final se realizará basándose en los criterios especificados en el epígrafe de Aceptación final de este Artículo.

Control de calidad de materiales

El control de calidad de materiales se realizará acorde al Título 8º-Control de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.

El control de calidad de los materiales comprende las siguientes actividades:

- Control de los componentes del hormigón

- Control de calidad del hormigón, que comprende, a su vez:

  - Control de la consistencia

  - Control de la resistencia

  - Control de las especificaciones relativas a la durabilidad

Seguidamente se indican los controles y las particularidades de aplicación a este Pliego.

| Control de los componentes del hormigón |  |
| --- | --- |
| El control de los componentes del hormigón se realizará según las prescripciones de EHE-08. Si la central productora dispone de un Sello de Marca de Calidad o distintivo reconocido análogo, no será necesario realizar controles de calidad de los materiales componentes del hormigón. En caso contrario, los controles a realizar son los indicados en los siguientes artículos de la instrucción EHE-08: |  |
| Control | Norma |
| Control del cemento | EHE-08 |
| Control del agua de amasado | EHE-08 |
| Control de los áridos | EHE-08 |
| Control de aditivos y otros componentes del hormigón | EHE-08 |

| Control de la calidad del hormigón |  |
| --- | --- |
| El control de calidad del hormigón comprende el control de la consistencia, de la resistencia y de la durabilidad. La toma de muestras se realizará según la norma UNE 83300:84 |  |
| Control | Norma |
| Control de la consistencia del hormigón | EHE-08 |
| Control de la resistencia del hormigón | EHE-08 |
| El control de la resistencia del hormigón comprende los siguientes tipos de ensayos: |  |
| - Ensayos previos, destinados a establecer la dosificación inicial. Si los hormigones se fabrican con dosificaciones ya sancionadas por la práctica no serán necesarios los ensayos previos, salvo indicación expresa de la Dirección de Obra. | EHE-08 |
| - Ensayos característicos, destinados a sancionar la dosificación definitiva y los medios de fabricación. Al igual que los ensayos previos, no serán necesarios ensayos característicos si los hormigones se fabrican con dosificaciones ya sancionadas por la práctica, salvo indicación expresa del Director de Obra. | EHE-08 |
| - Ensayos de control, destinados a comprobar, a lo largo de la ejecución, que la resistencia característica de la obra es igual o superior a la indicada para cada uno de los tipos de hormigón. Los ensayos de control son preceptivos. Este Pliego establece como modalidad de control para la obra la Modalidad 3, Control estadístico del hormigón | EHE-08 |
| Control de la durabilidad del hormigón | EHE-08 |
| El control de la durabilidad del hormigón se llevará a cabo con los siguientes controles: - Control documental de las hojas de suministro, a fin de verificar el cumplimiento de la limitación de la relación agua/cemento especificada en el cuadro de materiales para cada tipo de hormigón. |  |
| - Control de la profundidad de penetración de agua, que se establece como preceptivo para esta obra al ser el ambiente de exposición III, ambiente marino | UNE 83309:90 EX |
| Control de impermeabilidad - El control de impermeabilidad al agua del hormigón se determinará mediante el método de la profundidad del agua a presión y será de aplicación para los ambientes de agresividad IIIa, IIIb, IV, Qa, E, H, F, Qb. Estos hormigones se considerarna suficientemente impermeable al agua cuando los resultados de ensayo cumplén la profundidad prescrita en el comentario 373.3 de la EHE. | EHE-08 UNE-EN 12390-8 |

Los criterios de aceptación o rechazo para cada uno de los ensayos se indican en los artículos de la EHE-08 indicados. En el caso de que los resultados de los ensayos de resistencia ofrezcan valores inferiores al 90% de la resistencia característica especificada en proyecto para cada tipo de hormigón, la Dirección de Obra podrá requerir la realización de ensayos de información complementaria del hormigón de cualquiera de los tipos indicados a continuación:

| Ensayos de información complementaria del hormigón |  |
| --- | --- |
| A requerimiento de la Dirección de Obra, cuando la resistencia obtenida del control de resistencia sea Indicados también cuando se efectúe hormigonado en tiempo frío o para garantizar el adecuado comportamiento estructural al realizar el descimbrado o desencofrado |  |
| Control | Norma |
| Tipo a, fabricación de probetas y curado en condiciones análogas a las reales de la obra | EHE-08 |
| Tipo b, extracción de probetas de hormigón endurecido | EHE-08 |
| Tipo c, ensayos no destructivos | EHE-08 |

Control de ejecución

El hormigón se dividirá en lotes según las indicaciones de la Tabla 86.5.4.1. de EHE-08 08.

610.10. Medición y abono

La medición y abono de las unidades referidas a los hormigones se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro cúbico (m³). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Volumen de hormigón medido sobre planos de proyecto. Las desviaciones del hormigón realmente puesto en obra sobre las mediciones teóricas serán debidamente justificadas a la Dirección de Obra para que resulten de abono. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. El empleo de cemento sulforresistente se considera incluido en el precio de las unidades de hormigón que así lo requieran. El hormigón en elementos prefabricados no es objeto de medición y abono independiente, sino que se incluye en la unidad del elemento prefabricado correspondiente. |

Artículo 618. Relleno especial localizado con material de préstamo tratado con cemento.

618.1. 	Definición

El presente artículo se refiere a los rellenos localizados en la zona del trasdós de las aletas de la ampliación de la estructura ubicada en el P.I. 2+275 y que sirve de soporte a la plataforma de la autovía.

El relleno especial localizado consiste en el extendido y compactación del material de préstamo y/o cantera tratado con cemento y ubicado en el trasdós de las aletas debido a que las dimensiones no permiten emplear los mismos equipos y ejecución que para los rellenos generales

618.2. 	Aplicación

El presente artículo es de aplicación a la siguiente unidad de obra:

| 332.0070N | m3 | RELLENO ESPECIAL LOCALIZADO EN TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON MATERIAL DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA TRATADO CON CEMENTO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN. |
| --- | --- | --- |

618.3. 	Descripción de los trabajos

Las operaciones incluidas en este artículo son las siguientes:

- Preparación de la zona de trabajo.

- Situación de los puntos topográficos de referencia.

- Extendido y compactación del relleno.

618.4. 	Materiales

El terreno procedente del préstamo será un suelo que cumpla las condiciones para ser clasificado como suelo seleccionado según el artículo 330 del PG-3, al que se le incorporará cemento para conseguir unas mejores propiedades de deformabilidad.

El contenido mínimo de cemento nunca será inferior al 3%, siendo siempre el necesario para alcanzar una resistencia a compresión simple mínima de 4,5 MPa.

La incorporación del cemento, que será del tipo 32,5N o similar, de principio de fraguado en el entorno de las dos horas (2h), se realizará en planta de mezclado al agua y a los suelos aptos, mediante el uso de dosificadores que permitan cumplir la dosificación de cemento y agua previamente estudiada en laboratorio. La referida dosificación deberá ser además verificada en la planta de mezclado y aprobada por el Director de Obra. Se proscribe la realización de la mezcla in situ con el cemento, mediante retroexcavadora o cualquier otro tipo de máquina auxiliar.

618.5.  Ejecución de las obras

Equipo

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo a las exigencias del presente Artículo.

Preparación de la superficie

Previamente a la colocación del material de relleno, la superficie del terreno deberá estar libre de tierra vegetal y material inadecuado, excavándose hasta la profundidad que indique el Director de Obra.

Extensión de las tongadas

Una vez preparado el cimiento del relleno, se procederá a la construcción del mismo, empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada.

El espesor de las tongadas no será superior a veinte centímetros (20 cm), medidos después de compactar.

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes.

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente necesaria para asegurar la evacuación de agua sin peligro de erosión.

No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por la Dirección de Obra. Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, el Director no autorizará la extensión de la siguiente.

Humectación y desecación

Previamente al extendido, o inmediatamente después de realizado el mismo, se comprobará la humedad del material. La compactación se efectuará con una humedad dentro del rango comprendido entre la humedad óptima, obtenida en un ensayo Próctor Normal, y dos puntos porcentuales por encima de la misma (wopt < wopt + 2).

En caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el humedecimiento de los materiales sea uniforme. La humectación en tajo no podrá implicar correcciones de humedad superiores al dos por ciento (2%), salvo autorización de la Dirección de Obra.

En los casos en los que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos.

Compactación

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada y no se extenderá sobre ella ninguna otra en tanto no se haya realizado la nivelación y conformación de la misma y comprobado su grado de compactación.

La compactación del material deberá iniciarse antes de transcurrida una hora (1 h) desde el mezclado y deberá alcanzarse una densidad del 95% del Próctor Modificado antes de las cuatro horas (4 h). El espesor de cada tongada así como el número de ellas ejecutadas dentro de este plazo, vendrá determinado por la necesidad de obtener dicha densidad en la totalidad del espesor extendido.

Se realizarán las pruebas necesarias para dimensionar adecuadamente el equipo de compactación. En estas pruebas deberá quedar garantizado que el material compactado alcanza un módulo de deformación superior a 100 MPa en el segundo ciclo de placa de carga, con la condición Ev2/Ev1 ≤ 2,2.

La densidad especificada deberá alcanzarse en todo el espesor de la tongada y en cualquier punto de la misma, incluida el borde del talud teórico. Para poder lograr este objetivo, el relleno se realizará con el sobre ancho necesario y se eliminarán los materiales excedentes al terminar el mismo con el fin de obtener la geometría del talud teórico de Proyecto.

Terminación y refino

Esta actividad consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico requerido.

Limitaciones de ejecución

La ejecución del relleno deberá suspenderse cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 2ºC.

Si existe el temor de que vayan a producirse heladas, el Contratista deberá proteger todas aquellas zonas que pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de obra dañadas se levantarán y reconstruirán sin abono adicional alguno

618.7. 	Control de calidad

Para cada tipo de suelo que exista en la zona de préstamo, el número de muestras a ensayar es 5 muestras si el volumen de material que se va a extraer es inferior a 5.000 m3 y 1 muestra adicional por cada 5.000 m3 adicionales.  Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos de acuerdo a la normativa de ensayo indicada.

- Granulometría por tamizado (UNE 103-101)

- Límites de plasticidad (UNE 103-103 y UNE 103-104).

- Contenido en materia orgánica (UNE 103-204)

- Contenido en sulfatos solubles (UNE 103-210).

- Contenido en sales solubles, distintas del yeso (NLT 114/96)

- Ensayo Próctor de referencia (UNE 103-500 ó (UNE 103-501)

- Ensayo CBR (UNE 103-502)

- Hinchamiento libre (UNE 103-601)

- Colapso de suelos (NLT 254/96)

El control de compactación se hará por lotes que estará constituido por 5.000 m2 o fracción de material compactado o la superficie tratada en un día.

A estos efectos se realizarán las pruebas necesarias para dimensionar adecuadamente el equipo de compactación. En estas pruebas deberá quedar garantizado que el material compactado alcanza un módulo de deformación superior a 100 MPa, en el segundo ciclo de placa de carga, con la condición Ev2/Ev1 ≤ 2,2 siempre que el valor de Ev1 hubiese resultado inferior al 60% de Ev2.

Adicionalmente, se comprobará por cada día de trabajo o por cada 500 m2 o fracción de capa colocada, el contenido y propiedades del cemento y agua en la mezcla, y la densidad y humedad de cada tongada.

618.9. 	Medición y abono

La medición y abono de las unidades de Relleno especial localizado con material de préstamo tratado con cemento se realizará conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metros cúbicos (m3). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros cúbicos (m3) realmente ejecutados. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad. El precio incluye la preparación del terreno, el extendido, humidificación o desecación, compactación y todas las operaciones necesarias para la completa realización de la unidad de obra. |

Artículo 619. Chorreado con abrasivo a presión controlada

619.1. 	Definición

El chorreado con abrasivo se aplicará en este proyecto para la limpieza y preparación superficial de los paramentos de hormigón de los estribos de la estructura localizada en el P.I. 2+275, retirando óxidos, pinturas, grasas y otros componentes indeseados.

En este último caso el proceso tiene la finalidad de obtener una superficie limpia y rugosa sobre la que posteriormente efectuar los tratamientos para su protección y garantizar la correcta adherencia entre los mismos.

619.2. 	Aplicación

El presente artículo es de aplicación a la siguiente unidad de obra:

| 301.0170N | m² | CHORREADO Y LIMPIEZA CON ABRASIVO DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL PRECISA CONTRA LA CONTAMINACIÓN DE POLVO, EN ESTRUCTURAS SINGULARES O REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS. |
| --- | --- | --- |

619.3.  Descripción de los trabajos

Las operaciones incluidas en este artículo son las siguientes:

- Montaje de los equipos y medios auxiliares para la correcta ejecución de los trabajos.

- Disposición de protecciones para evitar la dispersión de polvo y recogida de la arena.

- Chorreado de arena mediante compresor de caudal variable y control remoto.

- Retirada de los residuos generados a un lugar de acopio habilitado en obra hasta su posterior traslado al punto de gestión de residuos.

619.4. 	Materiales

Se empleará un abrasivo, proyectado a presión sobre la estructura de hormigón, que permita alcanzar el grado de limpieza y preparación de superficies prescritas en este Pliego. Los abrasivos más usuales que podrán emplearse son la arena de sílice o los silicatos de aluminio.

La arena utilizada en el chorreado suele contener de 94 a 99% de sílice cristalina, SiO2 en forma de cuarzo. La arena de sílice tendrá una granulometría comprendida entre uno y tres milímetros (1mm y 3mm), obtenida por los suministradores después de haber tamizado la arena con el fin de retirar los finos, pues estos no son efectivos para la acción abrasiva, así como los granos gruesos, que obstruirían los equipos.

Se pueden utilizar otros abrasivos que puedan contener sílice cristalina en porcentajes variables tales como escorias de cobre, granalla con arena, determinados silicatos de aluminio, corindón o microesferas de vidrio.

619.5. 	Ejecución de las obras

Antes del chorreado de arena será necesario realizar un picado manual de las concreciones o zonas más deterioradas para luego seguir con chorro de arena mediante un compresor de caudal variable, en función de la distancia a la superficie. La presión del chorro estará entre tres y cinco atmósferas (3 a 5 atm), afectando a una profundidad aproximada de 5 mm.

Será necesario efectuar una prueba en obra, en una zona representativa, donde se definirá la presión óptima, la distancia a la que debe proyectarse el abrasivo y la abertura de proyección.

Se tratará de comenzar con las áreas de más difícil acceso y elevadas, ya que al poco tiempo se empezará a acumular el material de desecho y polvo del propio trabajo y esto dificultará las maniobras cada vez más mientras avanzan los trabajos.

Las capas descubiertas no deben presentar nunca indicios de abrasión.

Las operaciones se darán por terminadas cuando se compruebe que al pasar la mano no se aprecia existencia de zonas huecas o partículas mal adheridas, al golpear las superficies con un martillo o al rayar con un destornillador o herramienta punzante.

Para evitar molestias al entorno por la nube de polvo que acompaña a esta actividad se dispondrán lonas o carpas protectoras que evitan la dispersión del polvo y que servirán igualmente para recoger la arena proyectada.

El operario actuará provisto de una escafandra protectora, ventilada con aire fresco.

Se dispondrá en todo momento de un equipo adicional de reserva de chorreado con arena apto para su empleo en el caso de que sea necesario.

619.6. 	Recepción

El resultado de esta operación será una superficie firme, limpia, libre de óxidos, pinturas, grasas y otros elementos indeseables.

En concreto, en el caso del hormigón debe quedar una superficie limpia y lo suficientemente rugosa como para aplicar tratamientos posteriores.

Las prestaciones requeridas a la superficie como resultado de esta etapa son las siguientes:

- Superficie soporte firme con resistencia a tracción superficial de 1N/mm2. Esta resistencia puede evaluarse mediante el ensayo de adherencia por tracción (según norma ISO 4624) El ensayo consiste en pegar, con un adhesivo, una placa metálica de 50mm de diámetro y de al menos 10mm de espesor a la superficie de hormigón. Cuando el adhesivo ha endurecido, se realiza un corte del sistema con una broca hueca circular (en su defecto, mediante cortes perpendiculares con una radial) y se tira de la placa mediante un dinamómetro de lectura digital montado concéntricamente con esta. La tensión de tracción obtenida se considera la resistencia de adherencia (tracción) del hormigón. De no alcanzarse el valor requerido, será necesario eliminar la capa de hormigón hasta otra más profunda.

- Porosidad del hormigón abierta.

- Superficie de hormigón libre de recubrimientos y limpia con ausencia de grasas, aceites, hormigón dañado/carbonatado y restos de otras aplicaciones, que puedan restar adherencia a los productos que se apliquen sobre el mismo.

Rugosidad igual a 1mm.

Será necesario efectuar una prueba en obra, en una zona representativa, donde se definirá la presión óptima, la distancia a la que debe proyectarse el abrasivo y la abertura de proyección.

Las capas descubiertas no deben presentar nunca síntomas de abrasión. Las operaciones de saneado y limpieza se darán por terminadas cuando se compruebe que al pasar la mano no se aprecia existencia de zonas huecas o partículas mal adheridas, así como al golpear las superficies con un martillo o al rayar con un destornillador o herramienta punzante.

Para todos los materiales procedentes de los chorreados y limpiezas será de aplicación el RD 105/2008 así como el resto de normativa vigente al respecto.

619.7. 	Control de calidad

Los puntos de control con respecto a la limpieza superficial serán los siguientes:

| Control previo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Características. |  | Tipo de control |
| Comprobación de equipos y medios de limpieza |  | Visual |
| Inspección previa de la superficie, determinación del grado de herrumbre en superficies metálicas |  | Visual |
| Control de la ejecución de los trabajos |  |  |
| Grado de limpieza alcanzado | ISO 8501 |  |

619.8.  Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento de no conformidades |
| --- | --- |
| Grado de calidad del chorreado: Rugosidad insuficiente. Existencia de impurezas u otros materiales. | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. Se volverá a aplicar el chorreado de arena hasta conseguir un óptimo acabado de la superficie tratada. |
| Erosión en el material a tratar. | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. Supondrá una reducción del pago al 90% de lo especificado en el Cuadro de Precios Nº1. |

619.9. 	Medición y abono

La medición y abono de las unidades de chorreado del hormigón se realizará conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros cuadrados (m2) realmente chorreados en obra, medidos sobre las superficies teóricas expuestas de perfiles y palastros deducidos de los planos de proyecto. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad. La repetición sucesiva del chorreado en superficies previamente tratadas, a fin de alcanzar el grado de limpieza y preparación de superficie requerida en el Pliego, no es objeto de medición y abono adicional. Incluye las protecciones a disponer para evitar la dispersión de polvo y la recogida de la arena proyectada. |

Artículo 620. Perfiles y chapas de acero laminadas en caliente, para estructuras metálicas

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en los vigentes artículos 620 y 640 del PG-3 y la EAE, instrucción de Acero Estructural.

620.1. 	Definición

Para la construcción de las chapas y perfiles que han de constituir la estructura mixta de ampliación del Paso Inferior de la SI-2 en el pk. 2+275 se empleará acero laminado S275J0 pintado.

Se definen como perfiles y chapas de acero laminados en caliente, a los productos laminados en caliente, de espesor mayor que tres milímetros (3 mm), de sección transversal constante, distintos según ésta, empleados en las estructuras y elementos de acero estructural.

La ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes:

- Suministro del acero.

- Construcción de la estructura metálica en taller.

- Transporte al tajo de obra.

- Ensamblaje de tramos y elementos en el parque de fabricación en obra.

- Colocación del tablero según planos.

- Una vez colocado el tablero definido en el proyecto, todas las operaciones y los medios auxiliares necesarios hasta la completa terminación de la estructura metálica según planos.

- Todas las operaciones previstas en el Plan de Control de Calidad definido en el Pliego.

- Pintura protectora anticorrosiva definida en el presente Pliego.

Se incluye dentro de esta unidad el Programa de Control de Calidad que debe seguirse durante la ejecución de la estructura metálica, y se establece la existencia durante la ejecución de un Laboratorio Responsable del Control, independiente de los estamentos de autocontrol del taller metálico, que se responsabilizará del seguimiento de la ejecución de la estructura metálica y del cumplimiento satisfactorio de todos los controles especificados. Este Laboratorio Responsable del Control deberá ser además el que realice los ensayos de control que se establezcan, aunque, siempre bajo su responsabilidad, podrá asumir también si lo considera oportuno los resultados de los ensayos que realice el autocontrol del taller metálico, al objeto de evitar una duplicidad excesiva de los trabajos. En todo caso, al menos el 20% de los ensayos tomados del autocontrol deberán ser contrastados por ensayos específicos del Laboratorio Responsable del Control. El coste de este Laboratorio Responsable del Control y de todos los ensayos previstos en el Programa de Control está incluido en el precio de la unidad de obra.

El Laboratorio Responsable del Control acreditará una experiencia mínima de 5 años en trabajos de supervisión análogos, y deberá disponer de laboratorio homologado para la realización de los ensayos pertinentes. Deberá aportar un Técnico Superior o de Grado Medio como responsable del equipo de control.

Los resultados de los ensayos realizados y los informes del Laboratorio Responsable del Control estarán siempre a disposición de la Dirección de Obra. En cualquier caso, previamente a cualquier envío de piezas a obra y previamente a la recepción de la misma se deberá aportar a la Dirección de Obra un Dossier de Calidad firmado por el Laboratorio Responsable del Control, el estamento responsable del autocontrol del taller metálico, y el Responsable de Calidad de la empresa constructora acreditando el cumplimiento del Plan de Control previsto en este Pliego.

620.2. 	Aplicación

Las prescripciones contenidas en esta cláusula son de aplicación a las unidades de obra:

| 620.0020 | kg | ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO. |
| --- | --- | --- |
| 620.0050N | kg | ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275J0 EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS I/P.P. DE DESPUNTES CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, INCLUSO CONTROL DE CALIDAD Y PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN MEDIANTE PINTURA PROTECTORA, TOTALMENTE MONTADO, INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA EN SU POSICIÓN DEFINITIVA COMPLETAMENTE TERMINADA. |

620.3. 	Tipos

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas, se clasificarán en función de:

Su geometría:

Los productos de acero laminados en caliente se agrupan en series por las características geométricas de su sección. Las series utilizadas actualmente se indican en la tabla 620.1. Con carácter indicativo se citan las normas relativas a las dimensiones y términos de sección.

Nota 1: Producto laminado plano de anchura mayor que mil quinientos milímetros (1500 mm). Según su espesor se clasifica en:

- Chapa media: igual o mayor que 3 mm hasta 4,75 mm.

- Chapa gruesa: mayor que 4,75 mm.

La chapa suele emplearse solamente como materia prima para la obtención por corte de elementos planos.

Su tipo y grado de acero:

Los tipos y grados de acero habitualmente empleados para la fabricación de estos productos, designados según la norma UNE-EN-10027 parte 1, son los que figuran en la tabla 620.2.

También está permitido el empleo de los tipos y grados de acero de construcción de alto límite elástico (según UNE-EN 10025-6:2007-A1:2009), los de grano fino para construcción soldada (según UNE-EN 10025-4:2007), los aceros de construcción con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (según UNE-EN-10025-5) y los aceros con resistencia mejorada a la deformación en la dirección perpendicular a la superficie del producto (según UNE-EN-10164).

Estados de desoxidación admisibles: FN (no se admite acero efervescente) y FF (acero calmado).

Los tipos de acero empleados son: S275J0 y S275JR

620.4. 	Características

La garantía de calidad de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.

620.4.1. Características de los aceros

620.4.1.1. Composición química

La composición química de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y chapas, será la especificada en la norma UNE-EN-10025, o en su caso, la especificada en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda ( UNE-EN 10025-4:2007, UNE-EN 10025-6:2007-A1:2009, UNE-EN 10025-5 o UNE-EN 10164).

Para la verificación de la composición química sobre el producto, se deberán utilizar los métodos físicos o químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor.

620.4.1.2	Características mecánicas

Las características mecánicas de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y chapas, serán las especificadas en la norma UNE-EN- 10025, o en su caso, las especificadas en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 10025-4:2007, UNE-EN 10025-6:2007-A1:2009, UNE-EN- 10155 o UNE-EN-10164).

Límite elástico ReH: Es la carga unitaria, referida a la sección inicial de la probeta, que corresponde a la cedencia en el ensayo a tracción según la norma UNE 7 474(1), determinada por la detención de la aguja de lectura de la máquina de ensayo. Esta definición corresponde al límite superior de cedencia.

Resistencia a la tracción Rm: Es la carga unitaria máxima, soportada durante el ensayo a tracción según la norma UNE 7 474(1).

Alargamiento de rotura A: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos, en el ensayo de tracción según la norma UNE 7 474(1), después de producida la rotura de la probeta, y reconstruida ésta, expresado en tanto por ciento de la distancia inicial.

Resiliencia KV: Es la energía absorbida en el ensayo de flexión por choque, con probeta entallada, según la norma UNE 7 475(1).

620.4.1.3. Características tecnológicas

Soldabilidad: En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN-10025 o UNE-EN 10025-4:2007, debe determinarse el valor del carbono equivalente (CEV), y dicho valor, debe cumplir lo especificado al respecto en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda.

En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN 10025-6:2007-A1:2009, UNE-EN-10155 o UNE-EN- 10164, se estará a lo dispuesto en las propias normas.

Para la verificación del CEV sobre el producto, se deberán utilizar los métodos físicos o químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor.

Dado que en este artículo solo contemplan aceros soldables, el suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras los procedimientos y condiciones recomendados para realizar, cuando sea necesario, las soldaduras.

Los aceros de los grados JR, J0, J2G3, J2G4, K2G3 y K2G4, generalmente, son aptos para el soldeo por todos los procedimientos. La soldabilidad es creciente desde el grado JR hasta K2.

El riesgo de que se produzcan grietas en frío en la zona soldada aumenta con el espesor del producto, con el nivel de resistencia y con el carbono equivalente. El agrietamiento en frío puede producirse por la acción combinada de los siguientes factores:

- Cantidad de hidrógeno difusible en el metal de aportación.

- Una estructura frágil de la zona afectada térmicamente.

- Concentraciones importantes de tensiones de tracción en la unión soldada.

Cuando se prescriba la utilización de ciertas recomendaciones, tales como las recogidas en la norma UNE-EN-1011 o en normas nacionales que sean aplicables, las condiciones de soldeo y los distintos niveles de soldabilidad recomendados, para cada tipo de acero, pueden estar determinados en función del espesor del producto, de la energía aportada a la soldadura, de los requisitos de producto, de la eficiencia de los electrodos, del proceso de soldeo y de las características del metal de aportación.

- Doblado: Es un índice de la ductilidad del material, definido por la ausencia o presencia de fisuras en el ensayo de doblado, según la norma UNE 7 472, efectuado sobre el mandril que se indica en la tabla de características, de las normas de condiciones técnicas de suministro, para cada una de las distintas clases de acero. Esta característica es opcional y su verificación solo es exigible si expresamente así se indica en el pedido.

620.4.2	Características de los perfiles y chapas

Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto son las especificadas en la norma correspondiente que figura en la tabla 620.3.

El Director de Obra podrá fijar tolerancias más estrictas para el caso de aplicaciones especiales.

620.4.3. Aplicación

Los elementos estructurales que se construirán con este tipo de acero son:

- platabanda inferior

- almas

- platabanda superior

- rigidizadores de alma

- riostras

Así como todos aquellos que se definan en los planos

620.4.3. Características de los electrodos y consumibles de soldadura

Los electrodos que se utilicen para el soldeo por arco en atmósfera de gas o arco sumergido, deberán presentar una composición química apropiada para conseguir un material depositado acorde al material base.

Los ensayos del material de aportación que se exijan se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Norma UNE 14022.

620.5. 	Ejecución de las obras

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta días (30 d) desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa de las empresas suministradoras de los perfiles y chapas laminados en caliente, para estructuras metálicas, objeto del proyecto, así como la marca comercial, o referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad.

Toda la ejecución de la estructura metálica, salvo indicación expresa en contrario, cumplirá lo que al efecto indica UNE-ENV 1090: Ejecución de estructuras de acero.

Asimismo, y en su campo de aplicación son también de aplicación:

- Inspección de chapas por ultrasonidos Norma UNE-EN 10160:2000.

- Calificación de soldadores. Norma UNE-EN 287-1:2004.

- Calificación de las soldaduras por Rayos X. Norma UNE-EN 12517-1: 2006.

- Instrucción para la realización y control de imágenes de ensayos de uniones soldadas con Rayos Roentgen y Gamma.  Normas DIN 54111 y 54109.

620.6. 	Control de calidad

620.6.1. Normativas

Dado que el campo de la Normativa de Control de Calidad en estructuras metálicas es de gran amplitud y especificidad, el taller metálico podrá proponer las modificaciones que considere convenientes a las Normativas específicas de control que figuran en el Pliego, siempre que el nivel de control y exigencia que se establezca resulte equivalente al que figura en el Pliego. Las modificaciones que se establezcan deberán ser autoriza-das previamente por el Director de Obra.

620.6.2. Suministro

A los efectos del control del suministro de los productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas, se denomina partida al material que simultáneamente cumpla las siguientes condiciones:

- Que pertenezcan a una de las series de productos citados en la tabla 620.1.

- Que corresponda al mismo tipo y grado de acero

- Que proceda de un mismo fabricante

- Que hayan sido suministrados de una vez

No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que no lleguen acompañados de la documentación indicada a continuación.

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo, entre otros, los siguientes datos:

- Nombre y dirección de la empresa suministradora;

- Fecha de suministro;

- Identificación del vehículo que lo transporta;

- Numero de partidas que componen el suministro, identificando, para cada partida, al fabricante y su contenido (peso, número de perfiles o chapas, tipo de producto según se indica en la tabla 620.1, tipo y grado de acero según se indica en la tabla 620.2).

Además, cada partida deberá llegar acompañada de la siguiente documentación, según el caso:

- Si se trata de una partida con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8):

  - Documento acreditativo de que la partida está en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad reconocido.

  - Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores de las diferentes características según se especifica en el apartado 620.3, que justifiquen que los productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas cumplen las exigencias contenidas en este articulo

No se admiten partidas sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido.

Una vez comprobada la documentación que debe acompañar al suministro, se deberá proceder a comprobar el correcto marcado de los productos según los criterios siguientes:

- Los perfiles y secciones de los tipos U normal (UPN), IPE, I con alas inclinadas (antiguo IPN) y HE de alas anchas y caras paralelas (HEB, HEA, HEM), llevarán la identificación del fabricante estampada en caliente, mediante los rodillos de laminación, a intervalos de dos mil quinientos milímetros (2.500 mm) como máximo, además deberá marcarse la designación abreviada del producto y del tipo y grado de acero, así como la identificación de la colada de procedencia, mediante pintado o grabado. Esta información, completa y fácilmente identificable, deberá figurar en todos y cada uno de los perfiles individuales.

- Los perfiles y secciones de los tipos U comercial, T con alas iguales y aristas redondeadas, los angulares de lados iguales o desiguales, los redondos, los cuadrados, los hexagonales y los perfiles rectangulares de canto vivo, llevarán la identificación del fabricante, la designación abreviada del producto y del tipo y grado de acero, así como la identificación de la colada de procedencia, mediante un método a elección del fabricante.

- Las chapas y planos anchos de espesor ≥3 mm y ancho ≥1500 mm llevarán la marca de identificación del fabricante, el número de la pieza, el número de colada, las dimensiones, y la designación del tipo y grado del acero, pintados y troquelados.

No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que no estén correctamente marcados.

620.6.3. Recepción de materiales

Con anterioridad a la fabricación en taller y al control de los sistemas de soldeo a emplear, se procederá a la homologación de los materiales de base y de aportación a utilizar, en presencia del Inspector del Laboratorio Responsable del Control, con arreglo a los siguientes criterios:

Recepción del material base

Todos los materiales deben ir acompañados de su certificado de control, emitido por el fabricante según la Norma UNE-EN 10021.

El certificado deberá acreditar la realización de todos los ensayos de comprobación de las características físicas, químicas y mecánicas que caracterizan al material base. Si no se hubieran realizado todos los ensayos correspondientes, será precisa la realización de éstos a cargo del Contratista.

Asimismo, y antes de que el material sea expedido por la Siderurgia, se procederá a la inspección de los productos de chapa por ultrasonidos, y, en su caso, curvas de transición del ensayo Charpy que amplían el ensayo estándar de resiliencia, quedando el material aceptado una vez realizados estos ensayos si los resultados son favorables.

En el apartado de Programa de Control de Calidad se establece el número de chapas a controlar por ultrasonidos, y el alcance de los ensayos de curvas de transición a realizar.

Recepción del material de aportación

De todas las partidas empleadas se exigirá el correspondiente Certificado de Calidad emitido, por el fabricante, donde expresamente deberá acreditar, en su caso,  su compatibilidad con las características anticorrosivas del material base.

Caso de que el taller no pueda aportar los Certificados de Calidad de determinada partida de material, previamente a la puesta en obra del mismo deberá realizar los ensayos precisos para demostrar que el suministro es acorde al resto del material adecuadamente documentado.

La preparación de las probetas y realización de los ensayos de los materiales de aportación (electrodos, hilos y fundentes) propuestos por el constructor de la estructura metálica se realizará conforme a la Norma UNE-EN 1597-1:1998 (Consumibles para el soldeo. Métodos de ensayo. Parte 1: Conjunto para el ensayo de probetas de metal depositado en acero, níquel y aleaciones de níquel). Para el ensayo de resiliencia, se prepararán probetas tipo A según la Norma UNE 7475-1: 1992 (Materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy. Parte 1: Método de ensayo), siendo la temperatura de las probetas en el ensayo de 20º C.

620.6.4. Personal: cualificación de los soldadores

Todos los soldadores que vayan a intervenir en la ejecución soldada a mano tanto en fabricación en taller como en montaje en obra, estarán calificados aptos para las posiciones de soldeo y procedimientos en los que vayan a intervenir, según la Norma UNE-EN 287-1:2004 o en posesión del correspondiente certificado acreditativo de acuerdo con el código AWS D1.1.90 o equivalente.

Para la realización de las soldaduras de fabricación en taller serán admitidos los certificados que posean los soldadores, siempre que estos sean fijos del taller en que se realice la fabricación y en los límites establecidos por el código citado o equivalente, salvo mejor decisión por parte de la Supervisión o Dirección de obra. Si el soldador no pudiese certificar que no ha tenido interrupción de su trabajo o que este es inferior a seis meses seguidos no se aceptará su cualificación, debiendo el taller a su costa proporcionarle una nueva.

Se realizarán pruebas de cualificación de todo soldador que haya de participar en el montaje en obra, aunque éste posea un certificado equivalente de otra obra o taller. Con la única excepción de aquéllos que participaron en la fabricación en taller y para los que el Laboratorio Responsable del Control considere que no resultan necesarias.

El Laboratorio Responsable del Control podrá retirar las cualificaciones a cualquier soldador por baja calidad de su trabajo o incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en este documento. Deberá asimismo presenciar y dirigir la cualificación de los soldadores, sea en taller, en obra, o cualquier otro lugar.

El Taller metálico mantendrá al día los correspondientes registros de identificación de sus soldadores de forma satisfactoria, en los que figuran: nº de ficha, copia de homologación y marca personal. Esta documentación estará en todo momento a disposición del ingeniero director de la obra y/o sus representantes.

Cada soldador identificará su propio trabajo, con marcas personales que no serán transferibles.

Toda soldadura ejecutada por un soldador no calificado, será rechazada, procediéndose a su levantamiento.

En caso de que dicho levantamiento pudiese producir efectos perniciosos, a juicio del Inspector de la Dirección de Obra, el conjunto soldado será rechazado y repuesto por el constructor de la estructura metálica.

620.6.5. Procedimiento de soldeo

Los procedimientos de soldadura requeridos deberán estar homologados por el taller o los montadores en obra según la norma UNE-EN ISO 15607:2004 o la AWS D1.1.90.

Se definirán ahí las técnicas operativas que serán empleadas en las diversas uniones soldadas a realizar, las cuales se ajustarán en todo a la norma AWS D1.1.90, y se comprobará la validez de sus parámetros para las soldaduras que se deben realizar (espesores, tipo de acero, posición, preparación de bordes, técnica, metal de aporte, fundentes, parámetros eléctricos, precalentamiento, etc). Si no se dispusiera de alguna homologación para alguna soldadura o se empleasen métodos distintos a los homologados se requerirá un nuevo certificado de homologación.

En el caso de soldaduras en obra, la Dirección de Obra establecerá los test de producción necesarios para verificar in situ los procedimientos de soldadura previamente homologados, que serán ensayados a costa del taller. No podrán emplearse bajo ningún concepto procedimientos distintos a los homologados. El Laboratorio Responsable del Control será el responsable del seguimiento y realización satisfactoria de estos test de producción.

Los "Procedimientos" homologables estarán exclusivamente constituidos por las técnicas indicadas a continuación o por combinación de ellas:

- Soldadura manual al arco, con electrodos revestidos con bajo contenido de hidrógeno. Los consumibles estarán de acuerdo con las especificaciones AWS A5.1 ó AWS A5.5.

- Soldadura automática con arco sumergido. Los consumibles estarán de acuerdo con las especificaciones AWS A5.17 ó AWS 5.23.

- Soldadura semi-automática con protección gaseosa tipo MIG, TIG, MAG o similar. Los consumibles estarán de acuerdo con las especificaciones AWS A5.18 ó AWS A5.20.

Las soldaduras automática y semiautomática se emplearán en fabricación.

En obra se utilizará únicamente soldadura manual.

Las uniones soldadas a tope serán de penetración completa, salvo que en el plano se indique expresamente otra cosa. Todas las soldaduras manuales en taller o montaje serán efectuadas mediante el procedimiento de pasadas múltiples.

Por cuestiones de mala resistencia a fatiga se prohíben soldaduras transversales a tope en platabandas con penetración total ejecutadas desde un solo lado, aunque sean al amparo de chapa de respaldo. Sólo podrán emplearse estas soldaduras en aquellos casos específicamente indicados en planos.

No se admitirán detalles de soldadura cuya categoría frente a fatiga sean inferiores a 80 según RPX-95 ó EC3, con la única excepción de aquellos que específicamente se indiquen en los planos. Todos los detalles de soldadura no incluidos en los planos deberán ser aprobados por la Dirección de Obra para tener en cuenta este criterio.

620.6.6. Ejecución en taller

Trazabilidad

El taller garantizará la trazabilidad del 100% de los elementos, ya sean chapas, perfiles o pernos. El taller metálico entregará el procedimiento de trazabilidad para su control por la Dirección de Obra. El Laboratorio Responsable del Control se responsabilizará del cumplimiento del mismo.

Planos de taller y montaje

Estos planos de taller se someterán con un mínimo de dos semanas de antelación a la Dirección de Obra, para su conformidad, antes de dar comienzo a la ejecución en taller.  La aprobación de los mismos no exime de la responsabilidad que pudieran contraer por errores existentes. Contendrá de manera inequívoca:

- Tramificación de la estructura para permitir su transporte y montaje en obra.

- Las dimensiones necesarias para definir exactamente todos los elementos de la estructura.

- Las contraflechas de ejecución.

- La forma y dimensiones de las uniones.

- Las dimensiones de los cordones de soldadura y su orden de ejecución, así como la preparación de los bordes, métodos y posiciones de soldeo y los materiales de aportación a utilizar.

- Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de las uniones que lo precisen.

- Las calidades y diámetros de los posibles tornillos a emplear.

- Los empalmes que por limitaciones de laminación o transporte sea necesario establecer.

- Posibles sistemas de arriostramiento transversal de los distintos tramos que eviten su distorsión durante su manipulación, transporte y montaje.

- Todos los elementos auxiliares que el taller prevea necesario disponer sobre los elementos metálicos para su manipulación y transporte.

El constructor metálico confeccionará los planos de ensamblaje en obra y montaje necesarios, con las marcas con que se señalan en cada tramo metálico, las piezas a ensamblar y montar en obra, para la mejor identificación de montaje. Todas las marcas se dispondrán en la parte correspondiente al interior de las vigas, evitando en lo posible el realizarlos en el exterior de manera de mejorar la limpieza y tratamiento definitivo de la superficie vista.

Se definirán aquí los medios auxiliares precisos para el izado y montaje en obra de los tramos, y su posible interacción con la estructura terminada, como puedan ser marcas o puntos de fijación durante la ejecución, para su estudio y, en su caso, aprobación por el Director de Obra.

No podrá disponerse ninguna fijación (orejeta, puntal, etc) sobre la estructura de acero salvo aquellas que figuren en los planos de taller o montaje en obra y hayan sido aportados por el Director de Obra.

Los planos se completarán antes de empezar a construir, con el número de colada de las chapas de que se va a obtener las piezas.

Marcado de piezas

Las piezas de cada conjunto, procedentes del corte y enderezado, se marcarán para su identificación y armado con las siglas correspondientes, en su recuadro.

El recuadro y las siglas se marcarán con pintura.

Se prohíbe el marcado con punzonado, granate, troquelado o cualquier sistema que produzca hendiduras en el material, por pequeñas que sean.

Preparación

En cada uno de los perfiles o chapas a utilizar en la estructura se procederá a:

- Eliminar aquellos defectos de laminación que, por su pequeña importancia, no hayan sido causa de rechazo.

- Suprimir las marcas de laminación con relieve en aquellas zonas que hayan de entrar en contacto con otro elemento en las uniones de la estructura.

- Eliminar todas las impurezas que lleven adheridas; la cascarilla de laminación fijamente unida no necesita ser eliminada, a menos que se indique en los planos del proyecto.

Corte y preparación de biseles y ojales

El corte a realizar para la obtención de chapas de rigidizadores se ejecutará con máquina automática de oxicorte.

El borde resultante de cualquier tipo de preparación será uniforme y liso, y exento de cualquier oxidación.

El óxido adherido y las rebabas, estrías o irregularidades de borde producidas en el corte, se eliminarán posteriormente mediante piedra esmeril, buril y esmerilado posterior, fresa o cepillo. Esta operación se realizará con el mayor esmero y se llevará con una profundidad mínima de 2 mm. en los bordes que sin ser fundidos durante el soldeo hayan de quedar a distancias inferiores a 30 cm. de la unión soldada.

La preparación de biseles para uniones soldadas, se ejecutarán con máquinas automáticas de oxicorte.

Todas las entallas, producidas, tanto en cortes rectos como en biseles, con profundidad superior a 0.5 mm. se esmerilarán para su eliminación.

Los ojales para salvar el cruce de distintos cordones de soldadura se ejecutarán también automáticamente, con radios de círculo regulares y ausentes de estrías, irregularidades o rebabas.

Enderezado de piezas

El enderezado de perfiles y chapas se realizará con enderezadora mecánica, nunca con maza o aportación de calor.

Para la corrección de las deformaciones producidas que se pudieran originar en los conjuntos soldados, será necesario contar con la aprobación del inspector de la Dirección de Obra, sobre el sistema a emplear.

Será preferible el empleo de medios de armado y soldeo, tales como vibradores, armaduras auxiliares, etc. que anulen o reduzcan las deformaciones.

Secuencia de armado y soldeo

Antes de iniciarse la fabricación, el constructor metálico propondrá, por escrito y con los planos necesarios, la secuencia de armado y soldeo que, a juicio de sus conocimientos y experiencia, genere la mayor reducción de tensiones residuales y deformaciones pre-visibles. Estas secuencias se someterán a la Dirección de Obra para su discusión y aprobación, previa al inicio de la fabricación.

Armado en taller

En el armado previo de taller se comprobará que la disposición y dimensiones de cada elemento se ajustan a las indicadas en los planos de taller. Se rectificarán, o reharán todas las piezas que no permitan el acoplamiento mutuo, sin reforzarlas, en la posición que hayan de tener, una vez efectuadas las uniones definitivas.

En cada una de las piezas preparadas en taller se pondrá con pintura o lápiz grueso la marca de identificación con que ha sido designada en los planos de taller para el armado de los distintos elementos.

Asimismo, cada uno de los elementos terminados en taller llevará la marca de identificación necesaria (realizada con pintura) para determinar su posición relativa en el conjunto de la obra.

Para el armado en taller, las piezas se fijarán entre sí o a gálibos de armado, mediante medios adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y enfriamiento subsiguiente.

Se permite emplear como medio de fijación, puntos de soldadura, depositados entre los bordes de las piezas a unir.

El número y tamaño de estos puntos de soldadura será el mínimo suficiente para asegurar la inmovilidad y se limpiarán perfectamente de escoria, cuidando que no contengan fisuras.

Estos puntos de soldadura podrán englobarse en la soldadura definitiva si están perfectamente limpios de escoria y no presentan fisuras u otros defectos.

Ejecución de uniones soldadas

Juntamente con los planos de taller, el Constructor, deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra, un programa de soldadura que abarcará los siguientes puntos:

- Cordones a ejecutar en taller y cordones a ejecutar en obra.

- Orden de ejecución de las distintas uniones y precauciones a adoptar para reducir al mínimo las deformaciones y las tensiones residuales.

- Procedimiento de soldeo elegido para cada cordón, con una breve justificación de las razones del procedimiento propuesto.  Para la soldadura manual, se indicará la clase y diámetro de los electrodos, el voltaje y la intensidad, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, la polaridad y las posiciones de soldeo para las que está aconsejado cada tipo de electrodos.

Para la soldadura con arco sumergido se indicará: el tipo y marca de la máquina, la calidad y diámetro del hilo, la calidad y granulado del polvo, voltaje e intensidad.

Teniendo en cuenta el tipo de acero a emplear se elegirán consumibles con una composición química adaptada a las características anticorrosivas del material base, garantizándose la idoneidad mediante la documentación pertinente.

- Todas las uniones soldadas entre platabandas y chapas rigidizadas de almas serán con penetración total o en ángulo según lo especificado en el plano de detalles metálicos del proyecto. Se admiten soldaduras simétricas con penetración parcial según el plano de detalles metálicos del proyecto.

- Las soldaduras de uniones de chapas de almas y alas de tramo metálico, así como los empalmes a tope de alas y almas, se ejecutarán en lo posible, con soldeo automático por arco sumergido, o con soldeo semiautomático con arco en atmósfera de gas inerte. Con este método, se ejecutarán todas las uniones posibles de rigidizadores.

Aquellas costuras difícilmente accesibles para la máquina de soldeo automático o semiautomático se realizarán por soldeo manual con electrodos revestidos.

En todas las soldaduras manuales a tope, deberán levantarse la raíz por el revés, recogiéndola, por lo menos, con un nuevo cordón de cierre; cuando ello no sea posible, por-que dicha raíz sea inaccesible, se adoptarán las medidas oportunas (chapa dorsal, guía de cobre acanalado, etc.) para conseguir un depósito de metal sano en todo el espesor de la costura.

- El levantamiento de uniones defectuosas y las tomas de raíz, se realizarán con procedimiento arco aire o buril automático, quedando excluido el empleo de amolado o cualquier otro sistema, salvo que a propuesta del Contratista y con expresa autorización de la Dirección de Obra, se acepte algún método que garantice realizar el levanta-miento sin excesivos recortes de las chapas adyacentes y con posterior preparación de los bordes de las mismas.

- Se pondrá un cuidado especial, dando normas adecuadas a montadores y soldadores, en no cebar o probar el electrodo sobre el material de la estructura. Se tomarán los medios que aconsejen la buena práctica, tales como chapas de prueba, para el cebado del arco.

- Para el armado de piezas para la ejecución del conjunto, antes de proceder a la ejecución de las soldaduras de ensamble y en general en el curso de la fabricación e incluso en la carga y volteo de piezas, se prohíbe rigurosamente el empleo de puentes de chapa o soldeo de elementos auxiliares de unión que sea preciso puntear o soldar a la estructura, salvo que se apruebe expresamente por la Dirección de Obra a propuesta del Contratista, garantizando y controlándose por parte de éste la perfecta rigidez del método propuesto y la correcta disposición de las soldaduras a la estructura, de manera que no se produzcan tensiones residuales parásitos peligrosos para la misma o detalles bajos de fatiga que puedan reducir la capacidad final de la estructura. En cualquier caso, se intentarán aprovechar al máximo las soldaduras y elementos internos de rigidización y arriostramiento, previsto en proyecto.

- En taller debe procurarse que el depósito de los cordones se efectúe siempre que sea posible, en posición horizontal.  Con este fin se utilizarán los dispositivos de volteo que sean necesarios para poder orientar las piezas en la posición más conveniente para la ejecución de las distintas costuras, sin provocar en ellas, no obstante, solicitaciones excesivas que puedan dañar la débil resistencia de las primeras capas depositadas.

Se pondrá especial cuidado para evitar que los electrodos, varilla y fundente adquieran humedad del medio ambiente.

Los materiales de aportación se almacenarán en un recinto cuya humedad ambiente sea inferior al 50% y la temperatura del recinto se mantenga 10 ºC por encima del ambiente de trabajo.

- Los cantos y caras de las chapas a soldar, antes del soldeo, se limpiarán de la capa de recubrimiento en una anchura de 5 cm. en planos y de 3 cm. en bordes.

- No se realizará ninguna soldadura cuando la temperatura ambiente sea igual o inferior a  5º C.

- Con temperatura ambiente comprendida entre  5º C y +5º C, se precalentarán los bordes a soldar a 100º C.

- Con temperatura ambiente, por encima de +5º C, se soldará sin precalentamiento, para espesores iguales o inferiores a 20 mm. pero se evitará la humedad, para lo cual se pasará la llama neutra de soplete por los bordes a soldar. Para espesores mayores se realizarán las actuaciones previas al soldeo necesarias para garantizar la bondad de la soldadura (precalentamiento).

- Cuando se requiera más de una pasada para la ejecución de las costuras soldadas, la temperatura entre pasadas no será superior a 100º C.

- El control de precalentamiento y temperatura entre pasadas, tanto durante la cualificación de los métodos de soldeo como durante la fabricación se realizará con tizas termométricas con tolerancia de 1º C sobre la temperatura a medir.

- En el caso de soldaduras a tope el sobreespesor de las mismas cumplirá las condiciones de tolerancias indicadas en los planos de detalles, al objeto de no penalizar la respuesta a fatiga.

- Al montar y unir las partes de la estructura, la secuencia de soldadura será tal que evite las distorsiones innecesarias y reduzca al mínimo las torsiones residuales. Cuando sea imposible evitarlas, por ejemplo en las soldaduras de cierre de un montaje rígido, se dispondrá tal soldadura en los elementos en compresión.

- En los elementos transversales se dispondrán arcos de círculo vacíos para librar el eventual paso de cordones longitudinales principales, tal cual fijan en planos, y en todos los cruces de tres soldaduras, aunque no figuren expresamente en planos. Los ojales se dispondrán en los planos de taller para su supervisión por la Dirección de Obra.

Inspección de fabricación

a) La Dirección de Obra tendrá libre acceso a los talleres del constructor metálico para realizar la inspección de la estructura metálica que considere necesaria, pudiendo disponer de forma permanente en taller de personal inspector.

b) Se realizará el control de calidad de la fabricación descrito en el Plan de Control, mediante ensayos destructivos, y no destructivos, poniendo a disposición del personal inspector de la Dirección de Obra cuanta información se desprenda de este control. El Laboratorio Responsable del Control ya exigido al inicio de este Pliego será el Organismo responsable de garantizar el cumplimiento satisfactorio del Plan de Control.

c) La Dirección de Obra podrá realizar cuantas inspecciones considere oportunas para asegurar la calidad de la obra, estando obligado el constructor metálico a prestar las ayudas necesarias para la realización de los ensayos de contraste que se consideren convenientes.

d) En las inspecciones radiográficas que se realicen se exigirá nivel de aceptación 1 de acuerdo con la Norma UNE-EN 12517-1: 2006.  Si una soldadura no es calificable con nivel de aceptación 1 pero sí con nivel de aceptación 2 su aceptación queda a criterio de la Dirección de Obra, en función del defecto encontrado y su incidencia en la res-puesta del elemento correspondiente. Para tomar la decisión podrá solicitar los informes que considere necesarios al propio taller y al Laboratorio Responsable del Control. En el caso de ausencia de aprobación explícita de la Dirección de Obra, la soldadura se levantará. Las soldaduras que no cumplan con el nivel de aceptación 2 se levantarán siempre, para proceder a su nueva ejecución.

e) Excepcionalmente, las calificadas con 3 podrán admitirse en función de la amplitud del defecto, posición y características de la unión, solicitaciones, etc.

f) En las uniones inspeccionadas mediante ultrasonidos se seguirán las instrucciones del código AWS D1.1.90.

g) Se consideran soldaduras rechazadas las clasificadas como "CLASE A" y "CLASE B", siendo admisibles las de "CLASE C" y "CLASE D".

h) En las inspecciones por líquidos penetrantes se seguirán las instrucciones del código AWS D1.1.90, siguiendo sus directrices en cuanto a aceptación o rechazo.

i) En el curso de la fabricación de cada uno de los tramos metálicos del puente, además de la inspección habitual que se realice por medios no destructivos, la Dirección de Obra podrá ordenar la obtención de un testigo de fabricación por cada uno de los métodos de soldeo que se estén empleando. Es importante que estos testigos se obtengan al principio de la fabricación de cada tramo metálico para corregir los defectos que se pudieran observar.

Siempre que la forma de construcción lo permita, la pieza testigo se colocará de apéndice en el extremo de la unión considerada, soldándose como si formase parte de ésta. La pieza testigo deberá estar bien sujeta para evitar deformaciones anormales.

En caso de no poder colocarse como apéndice, se soldará aparte por los mismos operarios y con las mismas características de la construcción.

Estos testigos serán ensayados de modo similar a si se tratara de la homologación del procedimiento de soldeo correspondiente.

Si los testigos no superasen las pruebas, se corregirán los parámetros que originasen los defectos observados, y la Dirección de Obra decidirá sobre los elementos ya soldados conforme al procedimiento cuyo ensayo ha resultado defectuoso, pudiendo llegar al rechazo del elemento si los ensayos no destructivos que se realicen no aportan a su juicio la claridad necesaria.

El control de las soldaduras por métodos radiográficos, líquidos penetrantes, etc. se especifica en el apartado “Plan de Control de Calidad” en cuanto a número y ubicación de los controles.

Tolerancias

Las tolerancias en dimensiones geométricas y en defectos de ejecución, serán las especificadas por las normas RPX-95 y demás especificaciones de este Pliego de Condiciones, o figuren en los planos en el caso de que resulten más severas que aquellas.

En caso de discrepancia entre normas, la solución quedará a juicio de la Dirección de Obra.

Limpieza y pintura de las piezas

Una vez concluida la ejecución del tramo, podrá procederse a la limpieza, tratamiento superficial y posterior pintura de las superficies que lo requieran de acuerdo con lo especificado en este artículo del pliego. Se dejarán perfectamente limpias de pintura las zonas correspondientes a las uniones en obra de los tramos, en una longitud de al menos 30 cm desde los bordes de las costuras.

Ver apartado Pintura y Acabado.

Acabado de la estructura

Las piezas de la estructura una vez terminada su fabricación en taller, antes de su montaje, deberán ser obligatoriamente aprobadas por el inspector del Laboratorio Responsable del Control, que emitirá la Autorización de envío a obra correspondiente. Esta Autorización de envío irá acompañada del informe acreditativo del cumplimiento satisfactorio en todos sus puntos del Plan de Puntos de Inspección confeccionado de acuerdo a las exigencias de Control establecidas en el Pliego. Este informe y el Dossier de Calidad de la pieza deberán ir firmados por los estamentos responsables de calidad del taller metálico y de la empresa constructora, así como, por supuesto, por el Laboratorio Responsable del Control.

Previamente al envío a obra de las piezas, será obligación del constructor metálico la realización de los montajes en blanco necesarios para asegurar la perfecta ejecución y continuidad de los tramos metálicos contiguos, tanto en lo que respecta a la alineación y contraflechas de los mismos como a la preparación de los bordes y condiciones de la unión de tramos.

Limpieza de las piezas en taller de obra

Una vez preparados los elementos principales para su montaje en obra, podrá procederse a la limpieza.

Una vez realizada la operación, se cuidará especialmente que la disposición y almacenamiento eventual de estas piezas en la obra no perjudique las superficies vistas e interiores.

Montaje en obra de los tramos

- Condiciones generales

El Constructor quedará en libertad de elegir los medios que, según las circunstancias del momento, juzgue más conveniente para el montaje de los tramos de acuerdo con el proceso constructivo definido en planos. Deberá, sin embargo, poner en conocimiento de la Dirección de Obra, con antelación suficiente, el sistema definitivo adoptado en cada caso, con la justificación oportuna.

No podrá, en ningún caso, comenzar las operaciones de montaje sin que obre en su poder la aprobación del Director de Obra, del plan a emplear; quedando obligado a respetar cuantas modificaciones o rectificaciones introduzca el Director en el plan propuesto.

El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de una forma sistemática y ordenada para facilitar su montaje.

Las manipulaciones y el montaje se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a las piezas, ni a la pintura, cuando existe.

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte.  Si el defecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de ello.

Los obreros empleados en el montaje serán todos de reconocida cualificación en su oficio. Especialmente los soldadores estarán calificados de acuerdo con la Norma UNE-EN 287-1:2004 ó AWS D1.1.90 y deberán ser de primera categoría. Se realizarán, no obstante, las cualificaciones para los soldadores de obra establecidos en el Pliego anteriormente.

En la preparación y ejecución de las soldaduras en obra se seguirán las especificaciones del apartado f que no sean específicas de taller, en particular el apartado f.8.

No se realizarán trabajos de soldadura a la intemperie en condiciones atmosféricas desfavorables, tales como excesiva humedad, lluvia o viento. En tales circunstancias, se deberá proteger la zona de trabajo previamente a la iniciación de cualquier operación de soldadura.

El Constructor será responsable de todas las operaciones de montaje y de sus defectos. Deberá estar en continua relación con la persona encargada por la Dirección de Obra para vigilar estas operaciones.

A fin de asegurar la continuidad de los trabajos y facilitar la resolución de cualquier dificultad imprevista, el Constructor metálico deberá mantener constantemente a pie de obra un representante suyo, provisto de plenos poderes y aceptado por la Dirección de Obra.

Una vez completado el montaje se completará la pintura de las zonas no protegidas previamente. Asimismo, se repararán adecuadamente todas las zonas que hayan podido ser afectadas durante las operaciones de montaje y soldeo de las uniones de obra.

- Condiciones de los medios auxiliares

Previamente al inicio de los trabajos de montaje en obra el Contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra un Plan de Ejecución del Montaje en Obra, en el que describa inequívocamente la secuencia de trabajos a realizar en obra desde la llegada de los distintos tramos a obra hasta su colocación en la posición definitiva las distintas dovelas a obra hasta su empuje a su posición definitiva. Este documento deberá ser supervisado por la Dirección de Obra, y no podrán iniciarse los trabajos en obra hasta su aprobación por aquélla. El Plan deberá incluir al menos:

- Actuaciones previas al montaje del tablero

  - Procedimiento de descarga de las vigas a su llegada a obra, con los medios auxiliares necesarios.

  - Ubicación de las zonas de acopio y diseño de las mismas, especificando los puntos de apoyo de los distintos elementos.

  - Plan de acopio de elementos recibidos de taller en zona de acopio y planificación del trasporte hasta el punto de izado.

  - Secuencia de armado en obra de la sección transversal, ya que previsiblemente los elementos que llegarán a obra serán principalmente de carácter longitudinal.

  - Montaje de los elementos sobre el parque de fabricación. Nivelación y control geométrico de los mismos.

  - Plan de soldeo en obra e inspecciones de acuerdo al P.P.T.P. del proyecto.

  - Plan de ejecución una vez colocado en las medias maderas del puente actual: Montajes de prelosas, ferrallado y hormigonados in situ, con los medios auxiliares necesarios previstos

Es decir, el documento a entregar deberá contener toda la información necesaria para describir las distintas operaciones que se realizarán en obra desde la llegada de las piezas metálicas a obra hasta que el conjunto correspondiente queda listo para su colocación y terminación completa del tablero, incluida la losa. El objetivo del mismo es evitar imprevistos y falta de coordinación que puedan arruinar la perfecta colocación y terminación del tramo nuevo sobre la estructura existente, con la menor afección al tráfico inferior.

Este documento deberá ser supervisado por la Dirección de Obra, y no podrán iniciarse los trabajos en obra hasta su aprobación por aquella.

- Actuaciones ligadas a la colocación del tablero

  - Planos, cálculos y especificaciones técnicas de los medios auxiliares ligados a la colocación del tablero y su control, como son:

    - Sistemas de elevación

    - Sistemas auxiliares de arriostramiento durante el izado y colocación

Protección y acabado de la estructura metálica

Se efectuará según las especificaciones contenidas al final del presente artículo.

Las operaciones de preparación, pintura y acabado previstas son:

- Preparación de las superficies con granallado una vez finalizadas las piezas principales en taller. En todas las superficies interiores de acero S 275 J0 se realizará un granallado con grado no inferior a 2 ½ según la norma sueca SIS-055900/1967.

- Pintura de todas las superficies de acero S 275 J0. No se pintará nunca el acero que posteriormente deba entrar en contacto con hormigón in situ. El sistema de pintura a aplicar será el siguiente:

  - esmalte de poliuretano alifático de 50-60 micras de espesor de película seca.

  - pintura de epoxi aluminio laminar de dos componentes curada con poliamida, con espesor de película seca de 120-140 micras en dos capas.

  - capa de imprimación de 50-60 micras de espesor de película seca de pintura de cinc epoxi.

  - espesor total del sistema: el sistema de protección deberá tener un espesor total mínimo de 240 micras sin contar el Shop Primer.

El sistema de pintura previsto proporciona la protección anticorrosión más eficaz posible ya que combina los tres efectos de protección de una pintura: efecto barrera frente a la humedad, dada la elevada densidad e impermeabilidad que aportan las resinas epoxi; efecto de protección catódica, ya que el cinc activado (cinc metálico) se comporta como ánodo de sacrificio frente al hierro de la estructura y, por último, retardo de la corrosión sobre el material base gracias a los aditivos inhibidores.

El sistema dispuesto deberá garantizar durabilidad Alta (según EAE), más de 15 años, en ambiente de exposición tipo C4, según UNE-EN ISO 12944-5. Las especificaciones del sistema que eventualmente pudiera proponer el Contratista cumplirán los requisitos establecidos en este Pliego, garantizando además una protección de triple efecto (efecto barrera, protección catódica y retardo de la corrosión por aditivos inhibidores). No obstante, la Dirección de Obra podrá exigir si lo estima oportuno la pintura prevista en el Pliego sin admitir modificación alguna.

Tras el montaje en obra. Limpieza y preparación de las zonas de juntas no tratadas anteriormente y de las zonas locales que hayan sufrido deterioros, mediante chorreado de arena o granallado, y reposición de pintura en elementos de acero laminado pintado que hayan podido resultar dañados, y en las zonas de las juntas.

620.6.7. Pintura sobre superficies de acero

Definición

Sobre todas las superficies interiores y exteriores de la estructura metálica para la ampliación del Paso Inferior SI-2 pk. 2+275 se aplicará la pintura protectora que se define a continuación:

- Pintura de poliuretano alifático de dos componentes, con espesor de película seca de 50-60 micras, sobre superficie pintura de epoxi aluminio laminar de dos componentes curada con poliamida, con espesor de película seca de 120-140 micras, sobre superficie de acero al carbono tratada con Shop Primer de pintura epoxi de óxido de hierro y con capa de imprimación de 50-60 micras de espesor de película seca de pintura de cinc epoxi, incluso preparación, manejo, aplicación y control de calidad.

El revestimiento con esta pintura se realizará sobre tratamientos previos del acero de forma que se constituya un sistema de protección repintable, salvo elementos que quedarán inaccesibles y por tanto se tratarán de forma especial para garantizar la máxima durabilidad. El suministrador deberá garantizar que la durabilidad del sistema de protección aplicado, entendiéndose ésta como su capacidad de protección anticorrosiva del acero hasta su primer repintado general de mantenimiento previsto, es mayor que 15 años (duración mínima correspondiente a la categoría “muy alta” descrita en la norma EN UNE ISO 12944).

Las unidades de obra que llevan incluida la pintura tienen incorporados, en su Precio Unitario, los costes de los ensayos a realizar y acreditar por los propios sistemas de calidad de las empresas encargadas de su aplicación. Dichos controles y ensayos deberán cumplir las exigencias indicadas en los apartados siguientes del presente Artículo.

Normas

Las normativas aplicables serán:

- Sistemas de pintado:			ISO - 12944

- Toma de muestras:				ISO – 1513

- Preparación de superficies:		ISO – 8501-01

- Perfil de rugosidad:				ISO – 2632.1

ISO - 8503

- Espesor de película seca:			SSPC-PA2

ISO-2178

- Adherencia:

por corte (máx. 500):		ISO-2409, DIN53151

por tracción:				ISO- 4628.3, DIN 53451

- Corrosión por superficies pintadas:	SIS-185111

ISO-4628.3

Materiales

Pintura de cinc epoxi

Como pintura de cinc epoxi para las imprimaciones se utilizará pintura de cinc epoxi rica en cinc (>80% cinc metálico activado) de dos componentes curada con poliamida. Cualquier otra pintura deberá ser justificada convenientemente por el Contratista y aceptada por la Dirección de Obra, garantizando las mismas propiedades de protección contra la corrosión que la que se menciona en este Artículo y la compatibilidad con los materiales de las capas del resto del sistema de pintado.

Esta pintura de cinc epoxi se caracterizará por su rápido secado y curado, permitiendo una rápida aplicación del recubrimiento. Su contenido en sólidos será de aproximadamente el 50% en volumen.

El espesor de película seca será de 50-60 micras en cualquier caso, salvo que la Dirección de Obra, a la vista del grado de rugosidad de la superficie obtenido tras el chorreado o limpieza, considere otro espesor más conveniente.

Las características más relevantes serán, salvo que el fabricante y el contratista justifiquen debidamente otra pintura y la Dirección de Obra así la acepte:

- Densidad a 20ºC (aproximadamente):				2,2 g/cm3

- Contenido de sólidos a 20º C:					50% del volumen

- Proporción mezcla en peso resina/endurecedor:		75 : 25

- Se palpa seca a los 15 minutos (a 20ºC)

- Tiempo de curado completo (a 20º C): 				7 días

- Tiempo de utilización con viscosidad adecuada a 20ºC:	 48 horas

Pintura de epoxi aluminio laminar

La pintura de epoxi aluminio laminar de dos componentes curada con poliamida, utilizada con espesor de película seca en función del elemento a recubrir, de 120-140 micras, debe tener las siguientes características:

- Densidad a 20ºC:						1,3 g/cm3

- Contenido de sólidos a 20º C:			 	90% del volumen

- Proporción mezcla en peso resina/endurecedor: 	77,5 : 22,5

- Tolera bajos grados de preparación del acero

- Buen repintado con pintura epoxi o de poliuretano

- Buena resistencia a la abrasión

- Resistencia a productos químicos

- Se palpa seca a las 4 horas (a 20ºC)

- Tiempo de curado (a 20º C): 				5 días

- Tiempo de utilización con viscosidad adecuada a 20ºC: 3 horas

Pintura de poliuretano alifático bicomponente

La pintura de poliuretano alifático de dos componentes, utilizada  con espesor de película seca de 50-60 micras como capa de acabado en elementos exteriores vistos debe tener las siguientes características:

- Densidad a 20ºC:						1,2-1,4 g/cm3

- Contenido de sólidos a 20º C:				55-70% del volumen

- Proporción mezcla en peso resina/endurecedor:	80 : 20

- Tolera bajos grados de preparación del acero

- Buen repintado con pintura epoxi o de poliuretano

- Buena resistencia a la abrasión

- Resistencia a productos químicos

- Resistencia a la radiación ultravioleta

- Se palpa seca a las 4 horas (a 20ºC)

- Tiempo de curado (a 20º C): 				5 días

- Tiempo de utilización con viscosidad adecuada a 20ºC: 3-5 horas

ShopPrimer de óxido de hierro

Las características más relevantes serán, salvo que el fabricante y el contratista justifiquen debidamente otra pintura y la Dirección de Obra así la acepte:

- Composición básica:  				Resina epoxi

- Acabado: 						Mate

- Inhibidor de corrosión:				Fosfato de cinc

- Peso específico de la mezcla:			1,35- 1,43

- Sólidos en volumen:				53%

- Vida útil de la mezcla (Pot Life) a 20º C:		8 horas

- Proporción de la mezcla en peso:

  - Componente pigmentado:			 85 partes

  - Endurecedor: 15 partes

- Secado aplicado con obertura de 60 micras:

  - para repintar: 8 horas

  - al  tacto: 1 hora

Utilización

La pintura de cinc epoxi y Shop Primer se empleará como capa de imprimación en los siguientes elementos:

- Elementos interiores y exteriores de acero al carbono, en taller

La pintura de epoxi aluminio laminar de dos componentes curada con poliamida se empleará como recubrimiento de los siguientes elementos:

- Elementos interiores y exteriores de acero al carbono, en taller

La pintura de esmalte de poliuretano de acabado se empleará como recubrimiento de los siguientes elementos:

- Elementos exteriores vistos, platabandas inferiores, y se ejecutará en obra, tras el montaje de la estructura metálica y una vez hormigonada la losa

Ejecución

Pretratamiento del acero al carbono. Fase de elaboración de chapas, caras interiores y exteriores.

El acero al carbono irá previamente tratado mediante pintura de cinc epoxi y se aplicará sobre la superficie chorreada del acero.

Todas las superficies se chorrearán al grado Sa2 ½ (ISO-8501), dejando un perfil de rugosidad de unas 50-100 micras press-o-film o Keane Tactor Comparator, debiendo tener esta calidad en el momento de aplicación de la pintura.

El aire a presión debe estar seco, exento de agua y aceite, libre de contaminación y con la presión suficiente para mantener el estándar del chorro especificado.

El tiempo máximo que debe permanecer la superficie sin recubrir dependerá de la humedad del ambiente, aunque como norma deberá imprimarse en un máximo de 4-6 horas después de la preparación. Tras el chorreado se limpiará toda la suciedad que pueda quedar en la superficie antes de aplicar el Shop Primer (la superficie debe quedar sin escamación, óxido, grasa, marcas de pintura, sales solubles y ninguna materia extraña). Es importante tener en cuenta que una limpieza con agua a presión o mediante chorro abrasivo húmedo puede llevar a una oxidación rápida inmediata que se ha de impedir mediante la rápida aplicación del Shop Primer o mediante la utilización de inhibidores en la limpieza, que deben escogerse con precaución para que sean siempre compatibles con el sistema de pintado especificado.

La imprimación se realizará inmediatamente después del chorreado y el espesor de la película seca de la misma se cuidará rigurosamente para evitar su interferencia con el oxicorte y la soldadura.

Durante los procesos de oxicorte, soldadura y montaje, las superficies imprimadas van acumulando polvo, grasa, polucionantes atmosféricos y otros contaminantes (sales de cinc, etc.) que es preciso eliminar antes de proceder a la aplicación del sistema final de pintura.  Se procederá a una limpieza general con agua a presión, para luego, si es necesario, proceder a un desengrasado con trapos limpios. Se cuidarán de forma especial las zonas donde se hayan producido soldaduras o cortes.

Se podrá considerar la posibilidad de eliminar la imprimación mediante chorreado  una vez ya montado el acero, para posteriormente aplicar una capa de imprimación de pintura de cinc epoxi ya descrita anteriormente. Este procedimiento será convenientemente justificado por el contratista y deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. Si se procede a eliminar la imprimación con agua a presión o mediante chorro abrasivo húmedo se corre nuevamente el riesgo de producirse una oxidación rápida inmediata que se ha de impedir mediante la rápida aplicación de la siguiente capa de pintura o mediante la utilización de inhibidores en la limpieza, que deben escogerse con precaución para que sean siempre compatibles con el sistema de pintado especificado.

Fase en taller. Aplicación de la capa de recubrimiento e imprimación en zonas de soldadura en obra

La aplicación de la pintura epoxi de capas intermedias o de acabado deberá realizarse sobre las anteriores capas del sistema de pintura, atendiendo a su tiempo de utilización y a disminuir al mínimo el tiempo entre la imprimación y el revestimiento.

La proporción en mezcla (volumétrica) entre resina y endurecedor debe ajustarse a los valores marcados por el fabricante.

Se aplicará sobre una superficie limpia y seca.

Antes de aplicar la primera imprimación, los cordones de soldadura, si son irregulares, deben aplanarse y redondearse con muela de esmeril. Posteriormente deben limpiarse mediante chorreado o cepillado. Los bordes irregulares, rebabas, aristas cortantes, etc. deben ser biselados y aplanados con muela de esmeril.

Nunca se pintarán las superficies de acero que vayan a ser hormigonadas posteriormente.

Antes de la aplicación de la pintura, se agitará ésta adecuadamente, bien por agitación mecánica continua o por agitación intermitente con la frecuencia necesaria. Al tratarse de pinturas de dos componentes se debe seguir el procedimiento establecido para su homogeneización y cumplir las recomendaciones técnicas dadas por el fabricante.

No se utilizarán materiales provenientes de envases dañados o abiertos, en los que el componente líquido haya quedado expuesto al aire.

Las condiciones ambientales durante la aplicación deben cumplir:

- Humedad relativa durante aplicación y curado: 	hasta un 85-95%.

- Mínima temperatura del sustrato: 			+5ºC

- Temperatura de la mezcla: 				por encima de 15ºC.

El espesor mínimo total de película seca del sistema será de 240 micras según las zonas indicadas, en dos capas de pintura de epoxi aluminio laminar. La última de dichas capas será del color que finalmente se haya elegido para el acabado. Si se desea dividir estas capas en más capas, se justificará debidamente a la Dirección de Obra, siendo cada capa de un color diferente para poder medir el grado de deterioro a lo largo del tiempo, y teniendo la capa final el color escogido que debe quedar a la vista; esta división de capas carece de sentido en elementos auxiliares de acero al carbono interiores no vistos.

La pintura epoxi alumínica se aplicará sobre la capa de imprimación o intermedia mediante pistola airless con boquilla de 0,48 – 0,53 mm y con una presión de 15 MPa, para garantizar las características del recubrimiento indicadas en este artículo. Cualquier otro método de aplicación deberá ser justificado por el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra.

En el manejo y aplicación se observarán las normas de seguridad e higiene referentes a componentes corrosivos, tóxicos e inflamables.

Fase en obra. Aplicación de la capa de recubrimiento

El color final de la capa de acabado será establecido por la Dirección de Obra, para lo que podrá plantear la realización de pruebas que en ningún caso serán de abono.

La vida media del sistema de protección viene determinada por el espesor de película seca del sistema anticorrosivo existente en soldaduras, cantos vivos, tornillos y tuercas. Todas las zonas críticas deben llevar una capa extra con el mismo material que la capa consecutiva del sistema para conseguir el espesor de película seca especificada.

Reparación de daños y zonas de soldadura

Los daños localizados que haya podido sufrir la pintura causados por el transporte y/o montaje y las zonas de soldadura en obra se repararán se la siguiente forma:

- Preparación de superficie mediante rotativos neumáticos o eléctricos hasta el grado ST-3 de norma ISO-1 o chorreado al grado SA 2 1/2 con chorro controlado.

- Limpieza de la superficie con agua y desengrasantes.

- Aplicación de todas las capas anteriormente especificadas de pintura

- Si es necesario, y a juicio de la Dirección de Obra, se aplicará una capa general de esmalte de acabado.

Estas operaciones deberá realizarse previamente al izado de la estructura metálica, excepto a lo relacionado con la capa final de esmalte de acabado.

620.6.8. Programa de Control de Calidad

Los controles que se especifiquen en el siguiente Programa de Control de Calidad deberán ser transcritos a un Plan de Puntos de Inspección de la ejecución de la Estructura metálica. El control y supervisión del correcto cumplimiento de este Programa de Control de Calidad será responsabilidad del Laboratorio Responsable de Control.

Características de los materiales a emplear

Todos los materiales que sean requeridos con Certificados de Calidad serán documentados de acuerdo con la  Norma  UNE-EN 10021: 1994.

Productos laminados en caliente:

Se incluyen en este apartado los diferentes tipos de chapas comerciales a emplear, cuya calidad se indica en los planos.

Se exigirá del fabricante la entrega del certificado numérico de todos los materiales.

Aparte de las características mecánicas y químicas exigidas para estos materiales, todas las chapas serán inspeccionadas por ultrasonidos, siendo admisibles aquéllas que se clasifiquen como Clase S1 + E2 según UNE-EN 10160:2000 salvo en los casos específicos que se mencionan a continuación. El resultado de esta inspección figurará en el certificado.

Se exigirá Clase S2 + E3 en todas las chapas de platabandas de espesor superior a 20 mm, y almas superiores a 25mm.

En las chapas de especial importancia se establecen requisitos especiales que figuraran en los planos.

Asimismo, siempre que se hayan realizado los ensayos convencionales de resiliencia para certificar el material, no se considera preciso realizar curvas de transición adicionales.

Materiales de aportación:

Los diferentes materiales de aportación serán de las calidades requeridas en el apartado de definición de materiales y se certificarán sus características de acuerdo con los métodos de ensayo establecidos en el apartado de recepción de materiales. Se requerirán del fabricante los correspondientes Certificados de Calidad e idoneidad (compatibilidad con el material base).

Caso de que el taller no pueda aportar los Certificados de Calidad de determinada partida de material, previamente a la puesta en obra del mismo, se compromete a realizar a su cargo los ensayos precisos para demostrar que el suministro es conforme a lo requerido.

Controles dimensionales

Una vez confeccionados los planos de fabricación se controlará su ajuste a los de proyecto mediante el estudio de los elementos que se mencionan a continuación, en número expresado mediante porcentaje referido al total de elementos de la misma clase o tipo:

- Se controlará el 100% de las dimensiones y espesores de las chapas principales de las vigas metálicas (almas, platabandas, riostras), así como la preparación de biseles para soldaduras, entendiéndose como tal que se medirán los espesores de todas las chapas y se inspeccionarán visualmente el 100% de los biseles, midiéndose aquellos que ofrezcan dudas y no menos del 20% de todos los biseles. Especial atención se prestará a las condiciones de la unión de tramos en obra (biseles, holguras y preparación).

- En el resto de los elementos el control geométrico podrá reducirse a un valor no inferior al 33%, en espesores y biseles, pero de forma que queden inspeccionados el 100% de tipos de elementos existentes.

- Se controlarán el 100% de los ojales para el cruce de cordones de soldadura, así como la adecuada resolución de los distintos detalles de cruce según los planos de taller.

La normativa de referencia para el establecimiento de tolerancias dimensionales será la EAE.

Se dejará constancia documental de todos los controles dimensionales realizados.

Controles geométricos

Se controlarán las contraflechas previstas por el taller metálico y su conformidad con las establecidas en el proyecto. En el caso de que las contraflechas en tramo terminado difieran de las teóricas previstas, se comunicará el hecho a la Dirección de Obra para su análisis y definición de las posibles actuaciones correctoras que resultaran necesarias.

Todos los controles geométricos realizados quedarán también registrados documentalmente.

La normativa de referencia para el establecimiento de los controles geométricos será la EAE.

Se dejará constancia documental de todos los controles geométricos realizados.

Control cualificación de soldadores

Se comprobará expresamente que se cumplen los requisitos establecidos en el apartado de ejecución y montaje.

Control del procedimiento de soldeo

Se comprobará expresamente que se cumplen los requisitos establecidos en el apartado de ejecución y montaje.

La Dirección de Obra podrá asimismo realizar las supervisiones que considere oportunas durante el proceso de fabricación, comprobando las soldaduras que se estén realizando en ese momento. Asimismo, podrá verificar la documentación correspondiente a las ya realizadas.

Además, con independencia de estas visitas rutinarias, la Dirección de Obra podrá ordenar la realización de los oportunos testigos de producción, que se someterán a los ensayos no destructivos, y destructivos que se consideren oportunos. Si los resultados no son aceptables, se levantarán todas las soldaduras realizadas con dicho procedimiento, y se procederá a una nueva homologación, y a la repetición de los testigos de producción. No obstante lo antes establecido, si el resultado de los ensayos sobre testigos fuera excepcionalmente malo, a juicio de la Dirección de Obra, podrá recusarse al soldador, e incluso rechazarse todas las piezas soldadas con dicho procedimiento de soldadura.

Inspección de soldaduras

Inspección visual y control dimensional

Se realizará un control visual en el 100% de las soldaduras, tanto previamente a su ejecución, garantizando la preparación de bordes según planos de taller y su limpieza, como una vez ejecutada la soldadura, verificando la ausencia de desbordamientos, cráter terminal, mordeduras, sobre espesores, pérdida de espesor, ausencia de fisuras e integralidad del cordón. Específicamente será objeto de inspección la soldadura a realizar en obra para unión de tramos, tanto previamente a su ejecución, garantizando la aptitud de los dos labios a unir para realizar una soldadura adecuada, como posteriormente a su ejecución, inspeccionando la soldadura ya ejecutada.

En almas, platabandas, y riostras se medirán el 100% de las gargantas de soldadura en ángulo o la penetración en uniones a penetración parcial.

En el resto de elementos el control dimensional de cordones en ángulo podrá reducirse al 33%, pero de forma que queden inspeccionados el 100% de tipos de elementos existentes.

Se dejará constancia documental de todos los controles citados.

Controles Radiográficos:

Se inspeccionarán por métodos radiográficos las siguientes soldaduras:

- 100 % de las soldaduras a tope en obra, en caso de haberlas.

- 100 % de las soldaduras de almas en taller, sobre una altura igual a 1/4 de la total.  El control se realizará en el extremo traccionado del alma. Si se detectasen errores, se radiografiaría la altura completa.

- En las soldaduras próximas a los extremos, se inspeccionará siempre la altura total.

- 100% de las soldaduras a tope en riostras, incluyendo rigidizadores de apoyo.

- 100 % de las soldaduras en taller en platabandas superiores traccionadas.

- 100 % de las soldaduras a tope en rigidizadores.

- 25 % de las soldaduras a tope entre cartelas y alas, y de perfiles de arriostramiento a cartelas o alas.

- En elementos especiales, tales como basas o transmisiones locales todas las soldaduras a tope se controlarán con radiografías.

Controles mediante ultrasonidos:

- 100 % de las zonas del alma no inspeccionadas mediante radiografías (en principio 3/4 de la altura de soldadura, salvo errores en el otro 1/4, como se establece en el párrafo anterior).

- 100% de las soldaduras longitudinales en paneles de alma, si existen.

- 100 % de las soldaduras a tope en taller, en platabandas superiores comprimidas.

- 100 % de las soldaduras a tope en taller en platabandas inferiores, no inspeccionadas mediante radiografía.

- 100% de las soldaduras a penetración parcial de la platabanda inferior con el alma.

- 25% de las soldaduras a penetración parcial alma-ala superior. Se controlarán en su totalidad las soldaduras a cinco metros a cada lado de los extremos, sin contar en el porcentaje anterior.

- 25% de las soldaduras a tope entre cartelas y alas, y de perfiles de arriostramiento a cartelas o alas.

- Cualquier soldadura a tope con penetración completa o parcial no definida expresamente en las relaciones anteriores, de modo que se garantice que el 100% de las soldaduras a penetración se ensaya bien con radiografías, bien con ultrasonidos.

Controles mediante líquidos penetrantes y/o partículas magnéticas:

Las soldaduras en ángulo se inspeccionarán mediante líquidos penetrantes o partículas magnéticas (100%).

Criterios de aceptación o rechazo:

En el apartado de ejecución y montaje, se establecen los criterios de aceptación o rechazo de una soldadura, según el tipo de control realizado.

En todas aquellas inspecciones en las que se establece un muestreo parcial (inferior al 100%), se aumentarán los controles previa consulta a la Dirección de Obra en todos aquellos elementos en los que se detecten fallos, pudiendo llegar al 100% de ensayos si la magnitud o trascendencia de los defectos así lo aconseja.

Pintura y acabado

Antes de la ejecución del sistema de pintura se elaborará un Programa de Control de Calidad específico para la pintura y acabado que recoja todos los puntos de control a realizar, y que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. Dicho Programa deberá contemplar los puntos incluidos anteriormente en este artículo, relativo a la pintura sobre superficies de acero.

Dicho Programa deberá contemplar los siguientes puntos:

- Ensayos de recepción e identificación de pinturas.

- Control de las características y estado operativo de equipamiento en general.

- Verificación y control de medidas de seguridad.

- Calificación de operarios.

- Definición de normas de referencia aplicables.

- Control sobre el procedimiento de pintado.

- Control sobre los procedimientos generales.

- Puntos de control con respecto a la Preparación de Superficies.

- Comprobación del acabado general del recubrimiento

- Medición de espesores de película seca según UNE-EN ISO 2808:2000 en un 10% de las superficies pintadas

- Ensayo cualitativo de adherencia por tracción según ASTM3359-D proceso B

Equipos de Inspección y Control:

- Tabla de punto de rocío

- Termómetro seco y húmedo

- Termómetro de contacto

- Higrómetro

- Medidor de la rugosidad y comparadores

- Medidor de película seca y húmeda

- Detector de poros

- Instrumentos para medir adherencia

- Lupas de 15 aumentos

- Detectores de gases

Puntos de control con respecto a la Preparación de Superficies:

- Control y calibración de las herramientas

- Limpieza de aceites y grasas (según SSPC-SP-1)

- Temperatura del acero, determinada mediante termómetro magnético de acero bien calibrado o termómetro de contacto digital con una varilla de prueba apropiada. Esta temperatura no puede exceder los 40ºC.

- Temperatura del aire y humedad relativa (medida con indicadores como Higrómetros o similares)

Puntos de control con respecto a los trabajos de pintado:

- Comprobación del estado de los equipos y herramientas necesarias

- Condiciones de temperatura ambiente, temperatura del sustrato, humedad relativa y determinación del punto de rocío.

- Espesor de película seca, mediante indicador bien calibrado. Esta verificación se hará siempre sobre película completamente seca.

Inspección final a partir del curado:

- Comprobación del acabado general del recubrimiento

- Medición de espesores de película seca, de acuerdo a la Norma y a las especificaciones aplicables

- Ensayo cualitativo de adherencia por tracción, sobre probetas planas

Previamente a la ejecución se elaborará el Programa de Control de Calidad que recoja todos los puntos aquí expuestos, y que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra.

Se extenderá un certificado en el cual se exprese que la pintura cumple con lo especificado en este pliego (calidad, espesores y durabilidad), o que el grado de protección y calidad obtenidos son similares a los previstos en caso de variantes en tipo y aplicación de pintura (elementos en acero laminado pintado), siempre que éstos hayan sido previamente aceptados por la Dirección de Obra.

Se inspeccionará asimismo el acabado de las superficies granalladas en un 15% de su extensión.

El cumplimiento del Reglamento de Control en lo que respecta a pintura y acabado será también responsabilidad del Laboratorio Responsable del Control.

Dossier final

Incluirá todos los controles de calidad definidos en el Pliego, como son:

- Certificados y recepción de materiales.

- Trazabilidad.

- Homologación de soldaduras y procedimientos de soldadura.

- Controles geométricos y dimensionales.

- Inspección de soldadura.

- Tratamiento superficial y acabado. se deberán incluir documentalmente en el Dossier de Calidad de ejecución de la estructura.

Se incluirán tanto los controles en taller como los controles de obra.

A partir de los controles establecidos en el Pliego se realizará por parte del Laboratorio Responsable del Control el Plan de Puntos de Inspección a seguir durante la ejecución, que recoja todos los controles y prescripciones establecidos en el Pliego. Este PPI deberá ser sometido a aprobación previa por parte de la Dirección de Obra previamente a la ejecución de los trabajos.

El Dossier de Calidad final de la estructura deberá acreditar finalmente el cumplimiento del PPI por parte del Laboratorio Responsable del Control y de los estamentos responsables de Control de Calidad tanto del taller como de la empresa constructora, y deberá entregarse al término de los trabajos un ejemplar debidamente firmado por las tres partes a la Dirección de Obra, con independencia de que durante la ejecución de los mismos ésta pudiera exigir las documentaciones parciales que considere necesarias.

620.6.9. Acopio

Se comprobará que los perfiles y chapas laminados en caliente, para estructuras metálicas, acopiados se corresponden con todo lo previamente comunicado al Director de las Obras, según se especifica en el apartado 620.5.

A los efectos del control de los acopios, se denomina unidad de inspección al material que simultáneamente cumpla las siguientes condiciones:

- Corresponde al mismo tipo y grado de acero.

- Procede de un mismo fabricante.

- Pertenece a una de las siguientes series en función del espesor máximo de la sección:

  - serie ligera (e ≤16 mm)

  - serie media (16 mm < e ≤ 40 mm)

  - serie pesada (e > 40 mm)

- El tamaño máximo de la unidad de inspección será de:

  - Ochenta toneladas (80 t), en el caso de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8).

  - Cuarenta toneladas (40 t), en el caso de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8).

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los acopios serán sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de Obra.

Se distinguen dos niveles distintos de intensidad para el control de los acopios de estos productos:

Control de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8)

En este caso, los resultados del control deben disponerse antes de la puesta en obra de la unidad de obra de la que formen parte.

Control de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8)

En este caso los ensayos deben realizarse y obtenerse los resultados, previamente a la ejecución de la unidad de obra de la que vayan a formar parte, de tal forma que todos los productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que se empleen en cada unidad de obra deben estar previamente totalmente identificados.

620.6.5. Criterios de aceptación y rechazo

Los criterios de aceptación y rechazo serán:

Composición química (620.3.1.1) y características tecnológicas (620.3.1.3): Cada unidad de inspección será controlada mediante un ensayo de cada una de las características, según se especifica en la norma UNE-EN-10025 o en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 10025-4:2007, UNE-EN 10025-6:2007-A1:2009, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los resultados de todos los ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si el resultado, para alguna de las características, no es satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo de esa característica sobre cuatro (4) nuevas probetas de la unidad de inspección correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar la unidad de inspección.

Tolerancias dimensionales, de forma y de masa (620.3.2): Cada unidad de inspección será controlada mediante ensayos sobre un producto muestra. Si los resultados de todos los ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si el resultado, para alguna de las características, no es satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo de esa característica sobre cuatro (4) nuevos productos muestra de la unidad de inspección correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar la unidad de inspección.

Características mecánicas (620.3.1.2): Cada unidad de inspección será controlada mediante ensayos sobre dos juegos de probetas, que se tomarán, según se especifica en la norma UNE-EN-10025 o en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 10025-4:2007, UNE-EN 10025-6:2007-A1:2009, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, la unidad de inspección será rechazada, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas sobre dieciséis (16) juegos de probetas de la unidad de inspección correspondiente. El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los resultados obtenidos supera el valor mínimo garantizado y todos los resultados superan el 95 % de dicho valor. En caso contrario la unidad de inspección será rechazada. En el caso de Rm además de lo citado anteriormente, la media aritmética será inferior al valor máximo garantizado y todos los resultados serán inferiores al ciento cinco por ciento (105%) de dicho valor.

Los indicados en el apartado de Control de Calidad, que deben estar incluidos en el Programa de Control de Calidad elaborado por el taller metálico.

620.7. 	Almacenamiento

Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente para estructuras metálicas, se almacenarán de forma que no se perjudique su estado de conservación.

620.8. 	Normas aplicables

- M.O.P.U. PG.3, Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

- CTE

- Normas U.N.E.

  - UNE-ENV 1090: Ejecución de estructuras de acero.

  - EN 10025-5:2004: Hot rolled products of structural steels - Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance.

  - UNE-EN 10025. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general.

  - UNE-EN 10021: 1994: Acero y productos Siderúrgicos. Condiciones Técnicas generales de suministro.

  - UNE-EN 10025-1:2006: Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro.

  - UNE-EN 10160:2000: Examen por ultrasonidos de los productos planos de acero de espesor igual o superior a 6 mm (método de reflexión).

  - UNE-EN 287-1:2004: Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros.

  - UNE-EN 287-1:2004: Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros (versión oficial UNE-EN 287-1:2004).

  - UNE-EN 12517-1: 2006. Examen no destructivo de Soldaduras. Examen Radiográfico de uniones soldadas. Niveles de aceptación.

  - UNE-EN 1597-1: 1998: Consumibles para el soldeo. Métodos de ensayo. Parte 1: Conjunto para el ensayo de probetas de metal depositado en acero, níquel y aleaciones de níquel.

  - UNE 7475-1: 1992: Materiales metálicas. Ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy. Parte 1: Método de ensayo.

- Normas DIN

  - DIN 50.049: Certificaciones de Ensayos de Materiales.

  - DIN 54111,54109: Instrucción para la realización y control de imágenes de ensayos de uniones soldadas con Rayos Roetgen y Gamma.

- AISC

  - a) AISC-Code of Standard Parctice for Steel Buildings and Bridges (1976).

- AWS D1.1.90 Structural Welding Code (American Welding Code).

  - Homologación de procedimiento de soldadura

  - Realización de radiografías en soldadura.

  - Pruebas no destructivas (Ultrasonidos, Líquidos penetrantes, Partículas magnéticas, etc.).

  - Inspección visual de las soldaduras.

- Código ASME, Sección II, parte C (Materiales de aportación).

Además de las normas aquí recogidas se seguirán las más concretas que se especifican en los distintos apartados de este capítulo. En caso de discrepancia entre unas normas y otras, decidirá siempre el criterio de la Dirección de Obra.

620.9. 	Medición y abono

La medición y abono de las unidades contenidas en este artículo se realizará según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Kilogramos (kg) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Kilogramos de acero en perfiles y chapas realmente acopiados, pesados con báscula contrastada. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | En el precio están incluidas ataduras y todos los materiales necesarios para la colocación. También incluye el suministro, transporte, enderezado, corte y colocación, así como la mano de obra, equipos y medios auxiliares necesarios para su correcta puesta en obra, así como la pintura anticorrosión definida en este pliego. |

Artículo 625. Pernos conectadores para conexión de estructuras mixtas

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en los vigentes artículos 620 y 640 del PG-3, EAE, instrucción de Acero Estructural y RPX 95.

625.1. 	Definición

Como elementos conectadores entre acero y hormigón, se dispondrán en la estructura pernos de fuste cilíndrico rematados en su extremo superior por la cabeza también cilíndrica, soldados al material base mediante pistolas de soldeo por arco eléctrico y recubiertos por el hormigón que ha de unirse a dichas piezas base.

625.2. 	Aplicación

Las prescripciones contenidas en esta cláusula son de aplicación a las unidades de obra:

| 620.0060N | ud | PERNO CONECTADOR DE 19 MM DE DIÁMETRO Y 150 MM DE ALTURA, COLOCADO, ANCLADO Y TERMINADO. |
| --- | --- | --- |

625.3. 	Características

625.3.1. Características del material

El material de los conectadores deberá cumplir las siguientes condiciones mecánicas:

- Límite elástico	 360 MPa

- Tensión mínima de rotura	 460 MPa

- Alargamiento en rotura	 15%, medido en probeta normalizada de longitud L0 = 5,65

- La relación entre la tensión de rotura y el límite elástico no será menor de 1,20.

625.3.2. Formas y dimensiones

Las características geométricas de los pernos conectadores serán de las dimensiones señaladas en los planos, o de las equivalentes propuestas por el suministrador de los mismos, siempre que se cuente de forma explícita con la conformidad de la Dirección de la Obra. Cumplirán las relaciones geométricas que para ellos se prescriben en el artículo 7.3 de RPX 95.

625.4. 	Ejecución de las obras

625.4.1. Soldadura de los pernos

Previamente al comienzo de los trabajos, el Contratista presentará los certificados del material y del sistema o tipo de conectadores a emplear. El voltaje, intensidad y tipo de cableado empleados en la soldadura serán los apropiados para asegurar la perfecta fijación de los pernos, teniendo en cuenta las eventuales fluctuaciones de la red eléctrica.

La soldadura se realizará obligatoriamente con máquina automática, y antes de comenzar las soldaduras de los pernos se homologará el procedimiento de soldadura que recoja las recomendaciones del fabricante del perno, del suministrador del equipo y las prescripciones de la Normativa aplicable (AWS C5.4 “Recommended practices for Stud Welding” y la AWS D.1.1). Para ello se soldarán diez pernos sobre unas chapas del mismo material y máximo espesor de los elementos reales, y se realizará un control con líquidos penetrantes que asegure que la soldadura no tiene grietas después de esta prueba. Si no es así, el procedimiento de soldeo deberá ser corregido, y deberán soldarse y ensayarse conjuntos de tres pernos realizando de nuevo el ensayo hasta que éste sea satisfactorio. Sobre estas probetas se realizarán ensayos a tracción hasta rotura, y el procedimiento se considerará homologado si la rotura no se produce por la soldadura y el valor de la carga de rotura es igual o superior a la nominal del stud. Este proceso deberá repetirse siempre que se produzca algún cambio en el procedimiento de soldeo.

Los pernos conectadores deberán venir preparados, en su parte inferior, con los oportunos casquillos cerámicos de protección y aislamiento de la zona a fusionar durante el soldeo y la unión.

625.6. 	Control de calidad

Sólo se permitirá el empleo de pernos conectadores en posesión de Certificado de Calidad que acredite las características mecánicas exigidas en proyecto: límite elástico mínimo, tensión mínima de rotura y alargamiento mínimo, así como haber superado satisfactoriamente el test de calificación según AWS D1.1-90.

Caso de no disponer de certificado acreditativo según esta norma el taller metálico aportará la documentación alternativa que considere pertinente y la Dirección de Obra decidirá la utilización o no de los conectadores propuestos.

El Laboratorio Responsable del Control, según se define en la unidad de obra relativa al acero laminado resistente a la corrosión, podrá proponer los ensayos de contraste que considere necesarios, en los que la determinación de las características correspondientes se realizará de acuerdo a UNE 36-401-81

La soldadura de los pernos a la platabanda superior se realizará obligatoriamente en taller, tras el oportuno programa de coordinación entre el taller metálico y la empresa prefabricadora de las prelosas.

625.6.1. Control de la soldadura de los pernos

Antes de comenzar el soldeo cada día, por cada tipo de perno a soldar cada operario soldará dos pernos en una pieza de material y espesor análogos a los de la producción real, y en una posición idéntica a la soldadura real. La soldadura se inspeccionará visualmente y deberá mostrar un cordón completo de 360º. Además, después de haber enfriado se les doblará, golpeando con una maza, un ángulo de 45º. Si en la inspección visual el ensayo no muestra 360º completos de cordón de soldadura, o si en el doblado alguno de ellos falla, y se produce la rotura de la zona soldada, deberá corregirse el procedimiento, y soldar y ensayar una nueva pareja. Si nuevamente fallase alguno, será necesario rehomologar el procedimiento según el apartado correspondiente de este artículo.

Una vez superada la prueba anterior, podrá iniciarse el soldeo de la estructura. Se realizará una inspección visual del 100% de los pernos ejecutados, en la que se verifique que el cordón es completo en 360º alrededor del perno y que presenta un color azul brillante, rodeando completamente el vástago del perno. Aquellos pernos en que el cordón de soldadura haya resultado incompleto (<360º) deberán ser reparados mediante un procedimiento de soldadura manual por arco con electrodos de 4 a 4,8 mm de bajo contenido en hidrógeno, de modo que se rellene la parte sin soldadura con un cordón de 8 mm de altura mínima y que exceda en un mínimo de 10 mm de la zona sin soldadura por cada lado.

Se realizará un golpeo con martillo ligero sobre el 100% de los pernos soldados, y el sonido debe ser claro y neto.

Sobre el 3% de todos los pernos soldados, más todos aquellos sobre los que haya sido necesario repasar la soldadura al no existir inicialmente un cordón completo de 360º, más todos aquellos cuyo sonido no resulte satisfactorio al golpeo con el martillo, se realizará un ensayo de doblado aproximadamente de 15º respecto a su eje, bien con maza o haciendo palanca con un tubo, una vez ya esté fría la soldadura. Si falla la unión o la soldadura queda agrietada, lo que se comprobará con líquidos penetrantes, el perno será sustituido. Esta sustitución y el tratamiento posterior de la chapa base será conforme a AWS D1.1-90, dejando una superficie lisa rellenando las mordeduras previamente con electrodo de bajo contenido en hidrógeno. Por cada perno cuya unión no sea correcta, en este ensayo, se inspeccionarán tres nuevos pernos. Esta inspección por doblado se realizará preferentemente en aquellos pernos cuyo cordón presente un aspecto rugoso, poroso no brillante o con mordeduras, o en aquellos pernos insuficientemente acortados después de soldados, entendiendo como insuficiente un acortamiento 1,6 mm inferior al especificado.

Todos los controles de calidad relativos a los pernos que se establecen en este artículo quedarán recogidos en el PPI que para la construcción del tablero metálico se establezca. De todos ellos deberá quedar constancia documental, y el mismo Laboratorio Responsable del Control que se establece en la unidad de obra correspondiente al acero laminado resistente a la corrosión será el responsable del cumplimiento satisfactorio del Plan de Control exigido.

625.7. 	Medición y abono

La medición y abono de la  unidad de perno se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Unidades (ud) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Sin decimales. |
| Forma de medición | Unidades de pernos realmente colocados. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación, una vez realizadas las pruebas y ensayos de recepción. |
| Criterios complementarios | En el precio están incluidos todos los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

Artículo 635.- Fábrica de bloques de hormigón

635.1. Aplicación

Se define como fábricas de bloques de hormigón como aquellas constituidas por bloques huecos de hormigón, recibidas con mortero de cemento y rellenas de hormigón. Se trata del muro de bloques construido en el paso inferior de la carretera SI-2 para delimitar la zona de acera.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 710.0002N | m2 | FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN GRIS ESTÁNDAR DE 40X20X15 CM. PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-M 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-5, RELLENOS DE HORMIGÓN DE 330 KG. DE CEMENTO/m3. DE DOSIFICACIÓN Y ARMADURA SEGÚN NORMATIVA, INCLUSO ZUNCHOS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE TERMINADO |
| --- | --- | --- |

La ejecución de la unidad incluye la realización de las operaciones siguientes:

- Nivelado de la superficie de apoyo y colocación de miras

- Colocación de hiladas de bloques de hormigón, mediante mortero de asiento y relleno de juntas

- Relleno de los huecos de los bloques de hormigón.

- Limpieza de la superficie y retirada de rebabas

Se emplea la unidad para la ejecución de murete de bloques  como apoyo de barandilla en el paso inferior de la carretera SI-2.

635.2. Materiales

Los bloques de hormigón huecos están  constituidos por un conglomerante de cemento y árido. Presenta perforaciones uniformemente repartidas y de volumen no superior a los dos tercios del volumen total del bloque. Se suministrarán en obra con una resistencia a compresión no inferior a 40 kg/cm2. El peso del bloque no será superior a 30 kg. Se utilizarán bloques de fondo ciego, que llevarán las perforaciones cerradas en la cara de asiento del el mismo material del bloque y de espesor no menor de 15 mm.

Para el pegado se utilizará mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5. El relleno del bloque se llevará a cabo con Hormigón HM-20. Todos los materiales empleados cumplirán las prescripciones establecidas en la instrucción EHE

635.3. Ejecución de las obras

Preparación

Se replanteará en primer lugar la fábrica de bloques de hormigón, con el debido cuidado para que sus dimensiones estén dentro de las tolerancias establecidas en la norma NTE-FFB Posteriormente para el alzado de la fábrica se arriostrarán con miras situadas a una distancia no mayor de cuatro (4) metros, que deberán estar rectas y aplomadas, con la referencias precisas a las alturas de las hiladas, y se procederá al tendido de los cordeles entre las miras, apoyadas sobre sus marcas, que se elevarán con la altura de una o varias hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas. Igualmente se colocarán miras en todas las esquinas y quiebros

Las restantes hiladas se asentarán con juntas alternadas y tendeles a nivel.

Los encuentros con las esquinas u otros muros se realizarán mediantes enjarjes entre bloques.

Los bloques se dispondrán dando continuidad para que no se den cambios desde el punto de vista estético.

No se emplearán piezas inferiores a medio bloque.

Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie en contacto con el mortero.

Se suspenderá su ejecución en tiempo lluvioso o con heladas.

Se empleará mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, para el rejuntado. Se extenderá sobre la superficie de asiento del bloques en un espesor no inferior a un (1) centímetro.

Se recogerán las rebabas de mortero al asentar los bloques y se apretarán contra la junta entre bloques.

Posteriormente se rellenarán los huecos con hormigón HM-20 hasta completar la totalidad del hueco.

Protecciones durante la ejecución

Durante la ejecución de las fábricas se adoptarán las siguientes protecciones:

- Contra la lluvia: Las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material plástico o similar, para evitar la erosión de las juntas de mortero.

- Contra el calor: En tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida evaporación del agua del mortero.

- Contra heladas: Si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente construido.

- Contra derribos: Hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán.

- Los trabajos se suspenderán con viento superior a 50 km/h y se asegurarán las partes realizadas.

El mortero deberá llenar las juntas, tendel y llagas totalmente. Si después de restregar el ladrillo no quedara alguna junta totalmente llena, se añadirá el mortero. Los muros deberán mantenerse limpios durante la construcción. Todo exceso de mortero deberá ser retirado, limpiando la zona a continuación.

Se deberán dejar los enjarjes cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en épocas distintas. La que se ejecute primero se dejará escalonada, si no fuera posible se dejará formando alternativamente entrantes, adarajas y salientes y, endejas.

Cuando los muros tengan excesiva longitud, se dispondrán juntas de dilatación para evitar la fisuración producida por la retracción de los morteros y por variaciones higrotérmicas.

635.4. Recepción

Replanteo:

- Ejes de muros y ángulos principales.

- Verticalidad de las miras en las esquinas.

- Espesor y longitud del muro.

Ejecución de las fábricas y morteros:

- Mojado previo de las zonas de unión.

- Relleno de juntas de acuerdo especificaciones de proyecto.

Tolerancias en la ejecución según NBE-FFB:

- Desplomes.

- Horizontalidad de las hiladas.

- Planeidad de paramentos con regla de 2 m.

Protección de la fábrica:

- Protección en tiempo caluroso de fábricas recién ejecutadas.

- Protección en tiempo frío (heladas) de fábricas recientes.

- Protección de la fábrica durante la ejecución, frente a la lluvia.

- Arriostramiento durante la construcción mientras el elemento de fábrica no haya sido estabilizado (al terminar cada jornada de trabajo).

- Control de la profundidad de las rozas y su verticalidad.

635.5. Control de calidad

Se describe seguidamente el Control de Calidad de recepción de la ejecución de fábrica de bloques, cuyo objeto es garantizar que la obra terminada tiene las características de calidad, resistentes y funcionales, especificadas en proyecto, en virtud del control de calidad de los materiales empleados y del control de la ejecución.

Una vez realizados todos los controles de calidad durante la ejecución de la unidad aquí indicados, su aceptación final se realizará basándose en los criterios especificados en la tabla siguiente:

| Controles durante la ejecución | Referencia de ensayo | Frecuencia de ensayo |
| --- | --- | --- |
| Replanteo | No se permiten desviaciones superiores a 1 mm por metro de altura | 2 cada 50 m2 de muro |
| Recibido de los bloques | Falta de asiento en la superficie de asiento, o espesor menor de 1 cm |  |
| Horizontalidad de la hilada | Variaciones superiores a 2 mm por metro de longitud |  |
| Planeidad | Variaciones superiores a 10 mm comprobadas con regla de 2 metros |  |
| Mortero de agarre | Dosificación distinta a la indicada |  |

635.6. Medición y abono

La medición y el abono de la unidad de fábrica de bloques se realizarán conforme a las prescripciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metro cuadrado de fábrica de bloque, sentada con mortero de cemento, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de la parte de unión de los bloques. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye materiales, transporte y colocación, juntas de dilatación, además de todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución. Incluye el mortero de rejuntado y relleno de juntas así como el hormigón del relleno de los huecos |

Artículo 645.  Estructuras metálicas para pórticos y banderolas

645.1. 	Definición

Se define como estructura de acero los elementos o conjuntos de elementos de acero que forman la parte resistente y sustentante de las estructuras.

Las unidades de obra contempladas en este Artículo consistirán en la ejecución de las estructuras de acero de los pórticos y banderolas de sustentación de carteles.

Todas las estructuras metálicas para pórticos y banderolas de nueva ejecución deberán ser calculadas por el Contratista adjudicatario, según se especifica en el presente Artículo.

645.2. 	Aplicación

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 701.0320 | ud | BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 8,00 m DE BRAZO Y/O HASTA 35 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL). |
| --- | --- | --- |
| 701.0321N | ud | BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 9,00 m DE BRAZO Y/O HASTA 35 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL). |
| 701.0340 | ud | PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 16,00 m DE LUZ Y HASTA 40 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL). |
| 701.0360 | ud | PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 18,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL). |
| 701.0370 | ud | PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 20,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL). |
| 701.0380 | ud | PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 22,00 m DE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL). |
| 701.0331N | ud | PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 27,00 m DE LUZ Y HASTA 100 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL). |
| 701.0332N | ud | PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 35,00 m DE LUZ Y HASTA 100 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL). |
| 701.0333N | ud | PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 38,00 m DE LUZ Y HASTA 100 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL). |

645.3.  Descripción

Los trabajos incluidos en las unidades de obra a las que aplica el presente Artículo son:

- Estudio detallado de la implantación del nuevo pórtico o banderola

- Cálculo estructural detallado de la estructura según normativa de aplicación.

- Elaboración de los planos de detalle de las estructuras de sustentación, incluyendo la cimentación y la conexión con la estructura metálica.

- Suministro, ensamblaje e izado de las estructuras metálicas.

- Realización de los controles de calidad de ejecución de la estructura metálica

645.4. 	Materiales

Las estructuras se fabrican con material base de calidad mínima S-275-JR o, alternativamente, S-355-JR y uniones mediante juntas atornilladas. Cualquier otro material para la estructura metálica deberá ser debidamente justificado técnicamente por el Contratista y sometido a la aprobación preceptiva de la Dirección de Obra.

El pilar podrá ser de forma rectangular, o circular, de sección variable o constante en función de los esfuerzos a los que está sometido y de los desplazamientos permisibles máximos.

Los perfiles a utilizar para las vigas serán generalmente perfiles conformados, aunque en algunos casos se podrán utilizar perfiles laminados (UPN) o perfiles de sección circular.

Las vigas serán, en general, de sección tubular o de perfiles cerrados empresillados y unidas entre sí mediante tubos cuadrados, todo ello según planos de definitorios realizados por el Contratista adjudicatario.

Cuando la Dirección de Obra no indique otra cosa, todos los elementos se suministrarán protegidos contra corrosión por galvanizado en caliente. La galvanización en caliente según UNE-EN 1461 es el tratamiento más utilizado para el acabado de este tipo de estructuras, ya que ofrece una elevada protección frente a la corrosión. El procedimiento de galvanización en caliente consiste fundamentalmente en la inmersión de los materiales de acero en zinc fundido a unos 450ºC. La película de zinc que se forma sobre el acero lo protege de dos maneras, protección de barrera y protección galvánica (catódica). Es esta última protección la que permite que los productos de acero puedan permanecer sin corrosión durante décadas. Esto se explica porque en presencia de humedad el zinc actúa como ánodo y el acero como cátodo, de manera que el zinc se corroe en una acción de sacrificio y evita que el acero se oxide.

Todos los materiales laminados en caliente estarán documentados con certificado de calidad numéricos tipo 3.1.B. de acuerdo con la Norma UNE-36.801. En caso de no disponerse de estos certificados se recepcionarán los productos mediante toma de muestras y ensayos realizados según normas EAE y UNE correspondientes con cargo al Contratista.

El resultado de esta inspección figurará en el certificado correspondiente.

Consumibles

Se requerirán de los fabricantes los correspondientes Certificados de Calidad con valores numéricos de análisis químico y valores mecánicos de cada partida suministrada, sobre probeta de metal depositado, que deben satisfacer todas las características mecánicas del acero a soldar.

En cuanto al almacenamiento y utilización de los mismos, se seguirán las indicaciones de los fabricantes.

645.5.	 Ejecución de las obras

645.5.1. Formas y dimensiones

La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en los cálculos realizados para cada una de las estructuras a disponer y en los planos elaborados al efecto por el Contratista adjudicatario.

645.5.2. Cálculos estructurales

El Contratista adjudicatario deberá realizar los cálculos estructurales de los nuevos pórticos y banderolas a disponer.

El diseño y cálculo de las estructuras se realiza por medio de programas informáticos en base a lo indicado en la norma UNE 135311 (Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo). Dicha norma establece los criterios de cálculo y dimensionado de banderolas y pórticos. Las cargas a considerar para este tipo de estructuras son:

- Peso propio

- Sobrecarga de utilización.

- Viento. Debido al efecto eólico se considerará una sobrecarga unitaria de viento de 1.500N/m2, como suma de presión más succión, actuando perpendicularmente a los carteles sobre una de sus caras.

- Variación térmica de ±30°C uniforme en todas las barras.

Los desplazamientos máximos permitidos quedan recogidos en las Tablas 1 y 2 para banderolas; y Tablas 3 y 4 para pórticos según norma UNE 135311.

645.5.3. Condiciones generales de ejecución

Partiendo de los planos y cálculos estructurales realizados por el Contratista adjudicatario, el Taller Metálico encargado de la construcción de la estructura metálica estará obligado a:

- La realización de los planos de taller y montaje precisos.

- Suministrar todos los materiales y elementos de unión necesarios para la fabricación de la estructura.

- La ejecución de la estructura en taller.

- El chorreado y protección anticorrosión de la estructura.

- La expedición y transporte de la misma hasta la obra.

- El montaje de la estructura en obra.

- La aportación y colocación de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares que sean necesarios, tanto para el montaje como para la realización de la función inspectora.

- Suministrar todos aquellos elementos de la estructura que hayan de quedar anclados o embebidos en la parte no metálica, incluidos los correspondientes espárragos o pernos de anclaje.

- Efectuar los montajes en blanco totales o parciales precisos para asegurar que el ensamble entre las distintas partes de la estructura no presentará dificultades anormales en el momento del montaje definitivo, haciéndose responsable de las que puedan surgir.

- Marcar de forma clara e indeleble todas las partes de la estructura antes de expedirla a obra, registrando estas marcas en los Planos de montaje.

- Suministrar y remitir con la estructura, debidamente embalados y clasificados, todos los elementos precisos para realizar las uniones de montaje, con excepción de los electrodos que se requieran para efectuar las posibles soldaduras de obra, pero en los planos de montaje indicará la calidad y tipo de electrodos recomendados, previa aprobación del Director de Obra.

- Presentar los certificados de calidad correspondientes a los materiales base y de aportación empleados.

- Homologar a los soldadores.

- Homologar los procedimientos de soldadura.

- Realizar el Control de Calidad de fabricación y montaje de la estructura y suministrar a la Dirección de Obra los resultados del mismo.

- Permitir la realización del Control de Calidad en los Talleres por el personal inspector de la Propiedad.

- Elaborar un programa de fabricación acomodándose a los ritmos y plazos de suministro estipulados.

- En el caso de que el Contratista principal quiera subcontratar parte o la totalidad de estos trabajos a talleres ajenos al propio Contratista, deberá demostrar, a satisfacción del Director de Obra, que la empresa propuesta para la subcontrata posee personal técnico y obrero experimentado en esta clase de obras, así como los elementos materiales y maquinaria necesarios para realizarlas. En este caso, será imprescindible la aprobación previa por escrito del Director de Obra de la Administración del taller que el Contratista pretende subcontratar.

- Tanto durante el proceso de ejecución en taller, como durante el montaje en obra, el Contratista estará obligado a mantener permanentemente en el mismo, durante la jornada de trabajo, un técnico responsable. Dentro de la jornada laboral y durante el período de construcción de la estructura, el Contratista deberá permitir, sin limitaciones, al objeto de la función inspectora, la entrada en su taller al Director de Obra o a sus representantes, a los que dará toda clase de facilidades para el cumplimiento de su misión.

Cada soldadura a inspeccionar, de acuerdo con lo especificado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se controlará con el procedimiento correspondiente inmediatamente de ser ejecutada la soldadura.

645.5.4. 	Fabricación de la estructura metálica

Manual de Control de Calidad

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra su manual de Control de Calidad, en el cual deberán recogerse las técnicas a utilizar en esta materia.

Control de Calidad

Este Control de Calidad correrá económicamente por cuenta del Contratista, y su costo está incluido en los precios unitarios del Contrato.

El Control de Calidad se ajustará al Programa de Puntos de Inspección (P.P.I.) que el Contratista está obligado a presentar antes del comienzo de los trabajos en taller para ser aprobado por la Dirección de Obra. Asimismo, la Dirección de Obra podrá modificar dicho P.P.I. en la medida que considere oportuno y de acuerdo con las necesidades que puedan ir surgiendo durante la realización de la Obra. El Contratista estará obligado al desarrollo de dicho P.P.I., salvo que por necesidades de ejecución o por causa justificada y tras consulta por escrito a la Dirección de Obra, ésta estimase oportuno modificar dicho desarrollo.

Procedimientos del fabricante de construcción de estructuras de acero

El fabricante someterá a aprobación de la Dirección de Obra aquellos procedimientos de fabricación e inspecciones que vaya a utilizar y que como mínimo serán:

- Procedimiento de soldadura (W.P.S. y P.Q.R.)

  - Manual

  - Automática

  - Semiautomática

- Procedimiento de recepción y seguimiento de materiales siderúrgicos laminados.

- Procedimiento de recepción y seguimiento de materiales para soldadura.

- Procedimiento para subcontratación de Compañías de Inspección.

- Procedimiento para la Inspección visual de soldaduras.

- Procedimiento general de compras.

- Procedimiento para la Inspección del chorreado y pintado.

Esta lista se considera abierta, pudiendo ampliarse en función de las necesidades de la obra.

Uniones

Los tipos de uniones pueden ser:

- De fuerza: Las que tienen por misión transmitir, entre perfiles o piezas de la estructura, un esfuerzo calculado.

Dentro de este tipo se incluyen los empalmes, que son las uniones de perfiles o chapas en prolongación.

- De atado: Cuya misión es solamente mantener en posición perfiles de una pieza, y no transmitir un esfuerzo calculado.

No se permitirán otros empalmes que los indicados en los señalados en los planos de taller aprobados por el Director de las Obras.

El punteo de perfiles a soldar y de chapas dorsales para soldaduras por una sola cara, se realizará de forma que los puntos siempre queden embebidos en la soldadura a realizar, y estos tendrán una longitud mínima de 30 mm.

1.- Uniones atornilladas

Los agujeros para tornillos se ejecutarán con taladro. Queda prohibida su ejecución mediante soplete, arco eléctrico o punzonado.

Cuando haya de rectificarse la coincidencia de agujeros taladrados, la operación se realizará mediante escariado mecánico. Queda terminantemente prohibido el uso de la broca pasante para agrandar o rectificar los agujeros.

Siempre que sea posible, se taladrarán de una sola vez los agujeros que atraviesen dos o más piezas, después de armadas, engrapándolas o atornillándolas fuertemente. Después de taladradas las piezas, se repasarán para eliminar las rebabas.

2.- Uniones soldadas

La soldadura eléctrica al arco será el medio de unión de los diferentes perfiles y chapas que formen los elementos estructurales metálicos, así como de los elementos provisionales de fijación de los mismos. La utilización de otros procedimientos de soldadura será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra.

Serán de aplicación en todo lo relativo a las soldaduras, la Norma EAE así como las Normas UNE referentes a esta técnica

Se tomarán las precauciones necesarias para proteger los trabajos de soldeo contra el viento, el frío y la lluvia, mediante cobertizo, etc. Cuando la temperatura ambiente no supere los 0ºC, se suspenderán los trabajos de soldadura.

La Dirección de Obra decidirá, en función de las condiciones de transporte de las piezas, de la seguridad de la obra y de la adecuación al programa de la misma, las soldaduras que deben realizarse en taller y las que deben realizarse en obra. El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna por los perjuicios económicos que esta decisión pueda causarle, en sus relaciones con posibles Subcontratistas de la estructura metálica.

Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando cuidadosamente toda la cascarilla, herrumbre o suciedad y muy especialmente la grasa y la pintura.

Los cordones se depositarán sin provocar mordeduras.

Después de ejecutar cada cordón, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su superficie con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo rastro de escoria. Esta limpieza se realizará también en los cordones finales.

Para facilitar la limpieza del depósito de los cordones siguientes se procurará que la superficie de todo cordón sea lo más regular posible y que no forme ángulos demasiado agudos con los anteriores depositados ni con los bordes de las piezas.

La proyección de gotas de soldadura se evitará cuidadosamente.

La superficie de la soldadura será regular. El espesor del cordón deberá ser tan uniforme como sea posible. Si es preciso, la soldadura se recargará o se esmerilará para que tenga el espesor debido, sin bombeo excesivo, ni falta de material y para que no presente discontinuidad o rebabas.

Se prohíbe todo enfriamiento anormal o excesivamente rápido de las soldaduras, siendo preceptivo tomar las precauciones precisas para evitarlo.

No se admitirán las soldaduras que presenten grietas, poros, inclusiones, faltas de penetración, picaduras, etc. La detección y calificación de estos defectos, ya sean visibles o localizables por exploración radiográfica, corresponde a la Dirección de Obra.

La Dirección de Obra podrá ordenar el levantamiento de las soldaduras que crea conveniente, bien por su aspecto exterior o por ser su calificación del ensayo inaceptable, para que se ejecuten nuevamente.

El levantado se realizará cuidadosamente por cualquiera de los procedimientos sancionados por la práctica: cincelado con gubia de forma apropiada para evitar el recalado, por esmerilado, etc.

Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración completa.

Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre, o primer cordón de la cara posterior.

Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, se realizará la soldadura con chapa dorsal u otro dispositivo para conseguir penetración completa.

Para unir dos piezas de distinta sección, la de mayor sección se adelgazará en la zona de contacto, con pendientes no superiores al 25 por cien para obtener una transición suave de la sección.

El máximo sobreespesor de la soldadura no será del diez por ciento del espesor de la pieza más delgada, con el fin de evitar el efecto de entalladura.

En las soldaduras en ángulo, los espesores de garganta y longitudes de cordón serán los indicados en los planos, y en su defecto, los ordenados por la Dirección de Obra.

Se prohíben expresamente las soldaduras en tapón y ranura.

Los elementos provisionales de fijación que para el armado o el montaje se suelden a las barras de la estructura, se desprenderán cuidadosamente con soplete sin dañar a las barras. Se prohíbe desprenderlos a golpes.

Los restos de soldadura de las fijaciones se eliminarán con piedra de esmeril, fresa, lima u otros procedimientos.

En las soldaduras realizadas en taller el depósito de los cordones se efectuará siempre que sea posible, en posición horizontal. El taller contará con dispositivos para voltear las piezas y colocarlas en la posición más conveniente para la ejecución de las soldaduras, sin que se produzcan solicitaciones excesivas que puedan dañar la resistencia de los cordones depositados.

Respecto al orden de ejecución de cordones y soldaduras en el soldeo manual, se seguirán las prescripciones de la EAE

Las uniones soldadas podrán ejecutarse mediante los siguientes procedimientos:

- Soldeo eléctrico, manual, por arco descubierto, con electrodo fusible revestido.

- Soldeo eléctrico, automático, por arco sumergido, con alambre-electrodo fusible desnudo.

- Soldeo eléctrico, semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa, con alambre-electrodo fusible.

Las soldaduras automática y semiautomática se emplearán en fabricación, utilizándose la soldadura manual en las partes que éstas sean impracticables.

En obra se utilizará preferentemente soldadura manual.

Con carácter general se prohíbe el uso del arco protegido en atmósfera de gas protector para las soldaduras de obra.

Se definirán detalladamente en los correspondientes Procedimientos de soldadura las técnicas operativas que serán empleadas en las diversas uniones soldadas a realizar.

Los soldadores estarán provistos de piquetas manuales, cepillos y esmeriladoras, bien ellos o sus ayudantes. Con estas herramientas se limpiará la escoria y todo defecto que se aprecie: porosidad, fisuración, proyecciones, irregularidades y zonas deficientes de penetración.

Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración completa, salvo que se indique específicamente en los planos lo contrario.

Todas las soldaduras manuales en taller o montaje serán efectuadas mediante el procedimiento de pasadas múltiples.

Antes de la iniciación de las juntas soldadas, las piezas se colocarán y alinearán dentro de las tolerancias prescritas en las especificaciones y normas aplicables.

La preparación de los bordes para soldar se realiza de acuerdo con lo indicado en los planos y bajo la supervisión del Control de Calidad de Taller y de la Dirección de Obra.

El borde resultante de cualquier tipo de preparación será uniforme y liso y estará exento de cualquier tipo de oxidación. Cuando el procedimiento base utilizado no produzca estos resultados, se repasará con piedra de esmeril hasta conseguirlo. Se considera admisible una ligera coloración azulada producida por el oxicorte.

Para el ajuste de los bordes a soldar se podrán emplear elementos auxiliares punteados en las piezas, así como puntos de soldadura sobre los bordes. En este caso estos puntos serán realizados por un soldador cualificado a fin de poder ser eliminados o incluidos como parte de la soldadura.

Los elementos auxiliares de ajustes serán punteados a las piezas solamente por una de sus caras, con el objeto de poder ser retirados sin que se produzcan mordeduras.

Los restos habrán de ser cuidadosamente eliminados.

Se evitará cuidadosamente que el sistema de ajuste utilizado pueda producir fuertes restricciones de movimiento durante la ejecución de la soldadura.

El arco de los electrodos se iniciará fuera del empalme y de la estructura, sobre chapas de prueba y se mantendrá lo más corto posible.

No se permite controlar las distorsiones durante la soldadura con martilleo, salvo en los casos en que esté autorizado por la supervisión y bajo vigilancia.

El espesor mínimo de garganta de los cordones de soldadura de ángulo será de 3 mm. El espesor máximo será igual a 0,7 veces el menor de los espesores de las dos chapas o perfiles unidos por el cordón.

Como norma general, cuando no se especifique otra cosa en los planos de proyecto, en los cordones en ángulo que unan chapas o perfiles, tendrán una altura de garganta resultante del producto 0,7 x e, siendo "e" el menor espesor de las piezas a unir.

Siempre que sea factible, se pondrá la pieza en posición para soldadura plana bajo mano. Al montar y unir partes de una estructura o de piezas compuestas, el procedimiento y la secuencia de soldadura serán tales que se eviten las distorsiones innecesarias y se reduzcan al mínimo las tensiones residuales. Cuando sea imposible evitar altas tensiones residuales, como por ejemplo, en las soldaduras de cierre de un montaje rígido, se hará tal soldadura de cierre en elementos de compresión.

En la fabricación de piezas compuestas con refuerzos o en los nudos de unión reforzados, todas las piezas simples en contacto con el refuerzo deberán ser soldadas a la pieza de refuerzo a lo largo de todos los puntos en contacto con dicha pieza.

Soldaduras a tope:

Cuando el espesor de la piezas a unir sea igual o menor que 6 mm se permitirá la soldadura a tope por un lado sin necesidad de preparación de los bordes, siempre que se utilice un electrodo que asegure una penetración completa. La separación entre bordes en este caso, deberá ser inferior a la mitad del espesor de la pieza a soldar más delgada.

Cuando el espesor de las piezas a unir sea superior a 6 mm se deberán preparar los bordes para junta en V o en X, según sean o no accesibles ambos lados. En cualquiera de los dos casos, la separación entre bordes no será mayor de 3 mm.

En juntas en X, deberá realizarse por sistema un saneado de la raíz por procedimientos mecánicos o por arco-aire antes de iniciar la soldadura por el lado opuesto. En el caso de que se utilice el electrodo de grafito, deberá eliminarse con muela la capa carburada de color azul que se haya formado.

Cuando se especifique la necesidad de utilizar anillo o placa de respaldo, el material utilizado deberá ser de la misma naturaleza que el material de base y las variables de soldadura serán tales que aseguren una perfecta fusión de las tres piezas que intervienen en la unión.

Los rigidizadores transversales llevarán en las esquinas junto a la unión de alma y platabanda, arcos de circunferencia para librar el paso de los cordones.

En todos los casos de soldadura a tope en que no exista pletina soporte, se procederá a sanear la penetración por la segunda cara de la chapa antes de depositar los cordones correspondientes a esta cara. Se podrá sanear mediante burilado, arcogas o esmerilado, en el caso que se utilicen cualquiera de estos procedimientos, se realizará un acabado con esmeriladora.

Caso de que la segunda cara sea inaccesible, se autorizará a soldadura "penetración completa" utilizando un electrodo apropiado y siguiendo las instrucciones de los planos.

El acabado de las soldaduras presentará un aspecto uniforme, libre de mordeduras y solapes.

En ningún caso se acelerará el enfriamiento de las soldaduras con métodos artificiales.

No se realizarán trabajos de soldadura a la intemperie en condiciones atmosféricas desfavorables, tales como excesiva humedad, lluvia o viento. En tales circunstancias, se deberá proteger la zona de trabajo previamente a la iniciación de cualquier operación de soldadura.

Cuando se obtenga el resultado de los ensayos que se realicen, y se reciban instrucciones para realizar reparaciones de la soldadura, se procederá a sanear el defecto, y rellenar la zona saneada.

Finalizada la operación, se volverá a inspeccionar con el fin de determinar si esta reparación se ha efectuado correctamente.

En obra, cada unión será inspeccionada antes de iniciarse la soldadura en cuanto a limpieza, cumpliendo la tolerancia de ajuste, preparación de bordes y restricciones mecánicas.

Los cordones laterales de soldadura de ángulo que transmitan esfuerzos axiles de barras, tendrán una longitud no inferior a 15 veces su espesor de garganta, ni inferior al ancho del perfil unido.

Quedan terminantemente prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura.

El Contratista mantendrá los electrodos en paquetes a prueba de humedad situándolos en un local cerrado y seco y a una temperatura tal que se eviten condensaciones.

Deberá disponer de hornos para el mantenimiento de electrodos en los cuales serán introducidos éstos en el momento en que los paquetes sean abiertos para su utilización. En aquellos casos en que las envolturas exteriores de los paquetes hayan sufrido daños, el Inspector de Control adscrito a la Dirección de Obra decidirá si los electrodos deben ser rechazados, desecados o introducidos directamente en los hornos de mantenimiento. Habrá de tenerse en cuenta a tal efecto que la misión exclusiva de los hornos de mantenimiento será tener en buenas condiciones de utilización aquellos electrodos que inicialmente lo estén y que por haber perdido su aislamiento de la atmósfera lo requieran.

Los electrodos recubiertos de tipo básico, cuyos embalajes no presenten una estanqueidad garantizada y se decida desecarlos, lo sean durante 2 horas, como mínimo, a una temperatura entre 200 y 250ºC. Estos valores podrán modificarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El fundente y las varillas para soldar se almacenarán en locales cerrados con el fin de evitar los excesos de humedad. El fundente se secará (antes de su utilización) durante dos horas como mínimo a una temperatura entre 175 y 225ºC, o tal como indique el fabricante.

El fundente que haya estado a temperatura ambiente durante más de dos horas no se utilizará a menos que sea secado de acuerdo con lo descrito en el párrafo anterior. El fundente seco puede mantenerse en una estufa a una temperatura no inferior a 50 ºC hasta su utilización. Bajo ninguna circunstancia se permitirá el reciclaje de la escoria del fundente.

Con independencia de los hornos que pudiera disponer en el almacén, el Contratista situará hornos de mantenimiento en las proximidades de las zonas de trabajo de los soldadores. El soldador dispondrá de estufa portaelectrodos la cual colocará los electrodos que vaya retirando en pequeñas cantidades del horno de mantenimiento más cercano. Estos electrodos deberán ser utilizados en un plazo inferior a una hora.

Los Inspectores de Control de la Dirección de Obra podrán ordenar la retirada o destrucción de cualquier electrodo que a pesar de las precauciones tomadas por el Contratista haya resultado contaminado en su opinión.

Deformaciones y tensiones residuales:

Para conseguir una soldadura con coacciones mínimas, y reducir tensiones residuales y deformaciones al mínimo posible, se operará de acuerdo con las siguientes prescripciones:

El volumen de metal depositado tendrá en todo momento la máxima simetría posible.

Las piezas a soldar se dispondrán de modo que puedan seguir los movimientos producidos en el soldeo con la máxima libertad posible.

El soldador tendrá en todo momento acceso fácil y posición óptima de trabajo, para asegurar el depósito limpio y perfecto del material de aportación.

La disposición de las piezas y el orden de los cordones será tal que se reduzca al mínimo la acumulación de calor en zonas locales.

Los cordones de soldadura continuos se soldarán con la técnica de “paso de peregrino”.

Planos de taller

1.- Disposiciones generales

El Contratista adjudicatario, siguiendo las notaciones y directrices de la norma EAE, preparará a partir de los planos generales del Proyecto una colección de planos de taller conteniendo de forma completa:

- las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la estructura.

- las contraflechas de vigas, donde estén previstas.

- la disposición de las uniones, incluso las provisionales de armado, indicando las realizadas en taller y las que se ejecutarán en obra.

- la forma y dimensiones de las uniones soldadas, la preparación de bordes, el procedimiento, métodos y posiciones de soldeo, los materiales de aportación a utilizar y el orden de ejecución individual de cada costura y general de la estructura.

- el diámetro de los agujeros de los tornillos, con la indicación de la forma de mecanizado.

- las clases y diámetros de los tornillos.

- el listado de los perfiles y las clases de acero empleado, los pesos y marcas de cada uno de los elementos de la estructura representados en él y la referencia a los planos de Proyecto.

- las tolerancias de fabricación, de acuerdo a lo establecido en la norma EAE, lo indicado en este Pliego y en los Planos.

- las indicaciones sobre tratamientos térmicos y mecanizados de los elementos que los requieran.

Los procedimientos de control y cuantía a aplicar en las uniones soldadas, de acuerdo con lo especificado en este Pliego de Condiciones.

Los diámetros de los agujeros a ejecutar en chapas o planos se elegirán en función de los espesores de las piezas a unir dentro de los límites marcados en la Tabla 681.1; para los perfiles se elegirán los valores indicados en la norma EAE.

Tabla 681.1: Limitaciones para agujeros

| DIÁMETRO DEL AGUJERO (mm) | ESPESOR MÍNIMO DE UNA PIEZA (mm) | MÁXIMA SUMA DE ESPESORES A UNIR (mm) |
| --- | --- | --- |
| 13 - 14 | 4 | 55 |
| 17 - 18 | 6 | 70 |
| 21 - 22 | 8 | 90 |
| 25 - 26 | 10 | 115 |
| 28 - 29 | 12 | 130 |

En cada estructura no se emplearán más de dos o como máximo tres diámetros diferentes procurando que sean bien distintos entre sí.

Las distancias entre centros de taladros cumplirán las limitaciones establecidas en la norma EAE.

El espesor de garganta mínimo de los cordones de soldadura en ángulo será de tres milímetros (3mm.). El espesor máximo no superará el setenta por ciento (70%) del espesor de la pieza más delgada.

Para cordones en ángulo entre perfiles laminados o entre perfiles laminados y chapas, los espesores de garganta no serán superiores a los indicados en la EAE

Los cordones en ángulo cumplirán además las limitaciones en cuanto a longitudes y disposiciones indicadas en la norma EAE; se prohíbe expresamente el uso de cordones discontinuos cuando la pieza haya de estar en contacto con el agua.

En general, quedan prohibidas las soldaduras de botón y de ranura. Sólo se permitirán, excepcionalmente las soldaduras de ranura para asegurar contra el pandeo local a los planos anchos que forman parte de una pieza comprimida, cuando no sea posible hacerlo por otro procedimiento. En este caso el ancho de la ranura debe ser, por lo menos, igual a dos veces y media (2,5) el espesor de la chapa cosida. La distancia libre en cualquier dirección entre dos ranuras consecutivas no será inferior a dos veces (2) el ancho de la ranura ni superior a treinta veces (30) el espesor de la chapa; la dimensión máxima de la ranura no excederá de diez veces (10) el espesor de la chapa.

Los planos que hayan de unirse mediante soldadura de ángulo en sus bordes longitudinales a otro plano o a un perfil para constituir una barra compuesta no deberán tener una anchura superior a treinta veces (30) su espesor.

Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión y de penetración completa.

Los planos de taller indicarán también la forma de efectuar la toma de raíz en las soldaduras a tope con penetración completa, el empleo de chapa dorsal si no es posible la toma de raíz o el procedimiento para garantizar la penetración completa cuando no sea posible efectuar la toma de raíz ni recomendable el empleo de chapa dorsal (piezas sometidas a esfuerzos dinámicos).

En los planos de taller figurarán todos los empalmes que sea preciso efectuar. El Director puede autorizar, para series importantes de elementos del mismo perfil, realizar empalmes en piezas de longitudes inferiores a las habituales de laminación para no ocasionar un despunte excesivo. En este caso figurará en los planos de taller la zona de la pieza en donde puede efectuarse el empalme y el número máximo de piezas de la serie que pueden ser empalmadas.

No se admitirán empalmes en aquellos elementos, como marcos transversales, en los que en los Planos de ejecución se indica que serán de una pieza.

No se dispondrán empalmes en dos superficies contiguas a distancia menor de 0,50 m.

En ningún caso se autorizará más de un empalme por pieza que no sea estrictamente necesario.

Los planos deberán obtener la aprobación de la Dirección de Obra antes de proceder a la elaboración de la estructura. El Contratista, antes de comenzar la ejecución en taller, entregará dos copias de los planos de taller al Director de Obra, quien los revisará y devolverá una copia autorizada con su firma, en la que, si fuera preciso, señalará las correcciones a efectuar. En este caso, el Contratista entregará nuevas copias de los planos de taller corregidos para su aprobación definitiva. Si durante la ejecución fuese necesario introducir modificaciones de detalle respecto a lo definido en los planos de taller, se harán con la aprobación del Director de Obra, y se anotarán en los planos de taller todas las modificaciones.

2.- Trazabilidad

El taller debe llevar un registro con la trazabilidad que indique la procedencia de cada pieza, respecto de la chapa (en este caso nº de identificación de Siderurgia) o perfil del que procede, y dejará constancia del nº matriz de la pieza original en cada pieza parcial, mediante tiza indeleble.

Ejecución en taller

El aplanado y el enderezado de las chapas, planos y perfiles se realizará con prensa o con máquinas de rodillos. Queda prohibido el empleo de la maza o del martillo debido a que podrían producir un endurecimiento excesivo del material.

Tanto las operaciones anteriores como las de conformación de las piezas, cuando sean necesarias, se realizarán preferentemente en frío, pero con temperaturas del material no inferiores a los cero grados centígrados. Las deformaciones locales permanentes se mantendrán dentro de límites prudentes, considerándose que esta condición se cumple cuando aquellas no excedan en ningún punto el dos y medio por ciento (2,5 %), a menos que se sometan las piezas deformadas en frío a un recocido de normalización posterior. Asimismo, en las operaciones de plegado en frío se evitará la aparición de abolladuras en el alma o en el cordón comprimido del perfil que se curva, o de grietas en la superficie en tracción durante la deformación.

Cuando las operaciones de conformación u otras necesarias hayan de realizarse en caliente, se ejecutarán siempre a la temperatura correspondiente al rojo cereza claro, alrededor de los 950°C, interrumpiéndose el trabajo, si es preciso, cuando el color del metal baje al rojo sombra, alrededor de los 700°C, para volver a calentar la pieza.

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del metal, ni introducir tensiones parásitas durante las fases de calentamiento y enfriamiento.

El calentamiento se efectuará, a ser posible, en horno, enfriándose al aire en calma sin acelerar artificialmente.

Cuando no sea posible el eliminar completamente (mediante las precauciones adoptadas a priori) las deformaciones residuales debidas a las operaciones de soldeo, y éstas resultasen inadmisibles para el servicio o para el buen aspecto de la estructura, se permitirá su corrección en frío, con prensa o máquina de rodillos, siempre que con esta operación no se excedan los límites de las deformaciones indicadas anteriormente, y se someta la pieza corregida a un examen cuidadoso para descubrir cualquier fisura que hubiese podido aparecer en el material de aportación, o en la zona de transición del metal base.

No se admitirá realizar este tipo de actividades después de procesos de soldadura, sin la expresa autorización de la Dirección de Obra, quien podrá decidir su aceptación o no y la necesidad de proceder a un tratamiento de eliminación de tensiones y de inspección de defectos en la zona soldada después del proceso de conformación.

El trazado se realizará por personal especializado, respetándose escrupulosamente las cotas de los planos de taller y las tolerancias máximas permitidas de acuerdo a lo establecido en la EAE y en el presente Pliego. Se trazarán las plantillas a tamaño natural de todos los elementos que lo precisen, especialmente las de los nudos, con la marca de identificación y plano de taller en que queda definida. Esto no será preciso cuando se utilicen máquinas de oxicorte automáticas que trabajen sobre plantillas a escala reducida.

El corte podrá efectuarse con sierra o mediante oxicorte, debiendo eliminarse posteriormente con piedra esmeril las rebabas, estrías o irregularidades de borde inherentes a las operaciones de corte. No se admitirá el corte por oxicorte de forma manual, sino solamente el oxicorte con máquina.

Con respecto al corte deberán observarse además las prescripciones siguientes:

En el oxicorte se tomarán las precauciones necesarias para no introducir en la pieza tensiones parásitas de tipo térmico.

Los bordes cortados con cizalla o por oxicorte se mecanizarán antes de soldar mediante piedra esmeril, buril con esmerilado posterior, o fresa, al objeto de eliminar los óxidos o calaminas provocados por el proceso de corte, así como las rebabas o estrías que pudieran tener. Los bordes que sin ser fundidos durante el soldeo queden a distancias inferiores a 30 mm de una unión soldada, serán preceptivamente mecanizados en una profundidad no inferior a 2 mm.

Los biselados de aristas se ejecutarán mediante oxicorte automático o con máquinas herramientas, observándose respecto al primer procedimiento las precauciones dictadas anteriormente. Se prohíbe terminantemente la preparación de biseles con oxicorte manual. Las superficies obtenidas serán uniformes y suaves, y quedarán exentas de rebabas y escorias.

Cada pieza o conjunto individual de una estructura se marcará para su posterior identificación en obra con las siglas correspondientes. Dichas marcas de identificación deberán aparecer reflejadas en los planos de montaje.

El marcado se realizará mediante pintura, lápiz graso o etiquetas. Se prohíbe el marcado por punzonado, troquelado o cualquier otro sistema que produzca hendiduras en el material.

En cualquier caso, el sistema empleado será tal que garantice una fácil y perfecta identificación, así como su conservación durante el transporte y montaje.

El Director comprobará, por sí mismo o por el representante en quien delegue que, en cada fase de montaje, las disposiciones, cotas y distancias de la obra se ajustan a lo indicado, dentro de las tolerancias admitidas en los planos y en el presente capítulo.

Montaje

El montaje incluirá la colocación y fijación de los elementos metálicos de la estructura indicados.

Los elementos añadidos por el Contratista por conveniencia propia serán retirados por él mismo sin que queden huellas de ellos.

Será deber del Contratista preocuparse por la perfecta colocación de aquellos elementos que, no correspondiéndole su ejecución, estén directamente relacionados con el montaje de la estructura, tales como pernos de anclaje, etc.

El Contratista será responsable de la colocación adecuada y alineación de todos los elementos de la estructura dentro de las tolerancias prescritas.

Los detalles correspondientes a soldaduras de elementos temporales que se deban instalar sobre la estructura, estarán de acuerdo con lo especificado en este Pliego y serán sometidos a la correspondiente aprobación de la Dirección de Obra.

Se procurará ejecutar las uniones de montaje de forma tal que todos sus elementos sean accesibles a una inspección posterior. En los casos en que sea forzoso que queden algunos ocultos, no podrá procederse a la colocación de los elementos que los cubren hasta que no se hayan inspeccionado cuidadosamente los primeros.

Tolerancias de forma

Las tolerancias máximas que se admitirán respecto de las cotas de los planos de taller en la ejecución y montaje de las estructuras metálicas son las reflejadas en la norma EAE y las incluidas en el presente Pliego.

Las tolerancias admitidas, respecto a las cotas indicadas en los cálculos, de las piezas fabricadas en taller, serán las siguientes:

- En pasos, gramiles y alineaciones de los agujeros para tornillos, la décima parte (1/10) del diámetro de estos.

- En la posición de cualquier parte unida a una viga o soporte, cinco milímetros (5 mm) en cualquier dirección.

- En el nivel de casquillos o ménsulas de apoyo, más cero y menos diez milímetros (+0,10 mm)

- En la longitud de piezas que no haya de encajar entre otros componentes, diez milímetros en más o en menos (± 10 mm)

- En la longitud de piezas que hayan de encajar entre otros componentes, más cero y menos cinco milímetros (+0, -5 mm)

- En la rectitud de un tramo, el dosmilavo (1/2000) de la luz sin exceder en ningún caso de cinco milímetros (5 mm)

- En las secciones transversales de chapas, menos el tres y más el diez por ciento (-3%, +10%) el valor teórico.

- En la contraflecha de ejecución de las estructuras el quince por ciento de la indicada en los planos de taller en más o en menos (± 15%) o un milímetro (1 mm) si este valor es mayor.

Las tolerancias admitidas, respecto a las cotas indicadas, de la estructura montada pero sin cargar serán las siguientes:

- En las dimensiones totales de la estructura entre juntas de dilatación, veinte milímetros en más o en menos (± 20 mm)

- En la distancia entre soportes o vigas continuas, diez milímetros en más o en menos (± 10 mm)

Todas las mediciones anteriores se efectuarán con cinta o regla metálica o con aparatos de igual o superior precisión, recomendándose el uso del taquímetro en donde sea de aplicación. En la medición de flechas se materializará la cuerda mediante alambre tensado.

Condiciones especiales para la ejecución en obra

No se cebará el arco eléctrico sobre las estructuras fuera de la zona a soldar.

Las zonas sobre las que se vayan a realizar uniones atornilladas o soldadas, deberán limpiarse perfectamente de suciedad, grasa, óxido y pintura hasta 50 mm. más allá de la superficie a ocupar por la unión en las uniones soldadas, y justo la superficie a ocupar por los cubrejuntas en las uniones atornilladas. El grado de limpieza debe ser el ST-3 ó Sa 2 ½ de la norma SIS 05 59 00.

Los agujeros para uniones atornilladas se realizarán con taladro.

Queda prohibido hacer los agujeros por oxicorte o punzonado, así como utilizar broca pasante para conseguir la coincidencia de agujeros en la unión.

Todas las soldaduras de obra se realizarán con electrodo básico, con diámetro mínimo de 3,25 mm, extremando los cuidados que el manejo de estos electrodos requieren.

Queda prohibido el soldeo en obra bajo atmósfera protectora

No se soldará con temperatura ambiente inferior a +5º C, salvo que se precaliente la zona a soldar a +100º C verificándolo con tizas termométricas.

Los procedimientos de soldeo en obra se homologarán según UNE-EN 288.

Los soldadores de obra deben estar homologados según UNE-EN 287 antes de empezar a soldar.

Los trabajos de montaje deben ser realizados bajo control de calidad ejecutado por una Empresa Autorizada y previamente aprobada por la Dirección de Obra y dependiente de esta, ajena al Contratista.

El Control de Calidad se realizará de acuerdo con un Programa de Puntos de Inspección (P.P.I.) aprobado por la Dirección de Obra, en el que se recogerán las Especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la Obra, y las indicaciones de la Dirección de Obra.

Ensamblaje en obra de la estructura metálica

Cuando ejecutamos la estructura nueva a colocar, ya sea pórtico o banderola, dividiremos el trabajo en dos elementos, la cimentación de la estructura y la colocación de la estructura con los carteles premontados.

La ejecución de la cimentación se basa en trabajos de obra civil consistentes en la demolición y excavación localizada, ejecución del ferrallado y hormigonado de la sección, dejando las pertinentes placas de anclaje para el posterior ensamblaje de la estructura que corresponda.

La estructura metálica de sustentación de la cartelería, se premontará tumbada en la calzada, previo corte al tráfico de la misma y se ensamblarán todas las partes de la estructura así como los diferentes carteles que irán dispuestos en ella. Con esto se evitarán, en gran medida, los trabajos en altura, que generan peligros adicionales para los trabajadores.

Una vez montada la estructura y los carteles en el suelo de la calzada, se procederá a su levantamiento y posicionamiento con la ayuda de una, o dos, grúas automóviles, con capacidad suficiente para el manejo del peso del conjunto a colocar.

Posicionado el conjunto se procede a ensamblar la estructura con la cimentación, dejando el conjunto estable. Una vez finalizados estos trabajos, un operario se elevará mediante un camión con cesta, para realizar los acabados y retirar los enganches de la grúa móvil.

Los elementos que se coloquen deberán acreditar los certificados de calidad que establece la normativa al respecto, al objeto de evitar el cálculo de sus características de manera localizada.

645.6. 	Medición y abono

La medición y abono de las unidades de obra de estructuras de sustentación de carteles (pórticos y banderolas) a las que hace referencia el presente Artículo se realizará según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras. |
| Forma de medición | Unidades de estructuras nuevas realmente ejecutadas. |
| Abono | Los pórticos y banderolas se abonarán con los precios indicados en el cuadro de precios nº 1 para cada tipo de estructura, en función de su luz máxima. |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye: El cálculo estructural de las estructuras. La cimentación, tanto el hormigón como las armaduras. No se abonarán independientemente, por estar incluidos en el precio señalado, pinturas, despuntes, excesos de peso por tolerancias de laminación, casquillos, tornillos, tapajuntas y demás elementos accesorios y auxiliares de montaje. Todas las operaciones, materiales y equipos necesarios para la fabricación, montaje en blanco en taller, transporte, manipulación, armado en obra de la estructura metálica y colocación de la misma mediante grúas, con todos los medios auxiliares necesarios hasta colocarla en su posición definitiva en obra, así como los costes que resulten de los controles de producción de la estructura a realizar por el Constructor y el coste del control realizado por la Dirección de Obra resultante de la detección de defectos, lo que conllevará una ampliación de los ensayos y su repetición una vez subsanados los mismos. Se incluyen en el precio también, la preparación de los terrenos de acopio, montaje, accesos y todos los permisos, tasas y operaciones auxiliares necesarias para el montaje descrito en el apartado correspondiente de este Pliego. |

Artículo 646. Barandilla

646.1. 	Aplicación

Se entienden por barandillas aquellos dispositivos instalados con el propósito de encauzar el flujo peatonal, evitando el ingreso de los peatones en la calzada y/o en lugares inconvenientes.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguiente:

| 710.0001N | m | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE 110 CM, DE ALTURA CONSTRUIDA CON TUBOS HUECOS DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS SUPERIOR DE 60X40X1,5 MM. SOBRE MONTANTES VERTICALES CADA METRO DE TUBO DE 40X40X1,5 MM. CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE, VERTICALES DE TUBO DE 30X15X1,5 MM. CADA 10 CM. SOBRE HORIZONTALES DE 40X20X1,5 MM. SOLDADOS ENTRE SÍ, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA. TOTALMENTE TERMINADA. |
| --- | --- | --- |

La ejecución de la unidad incluye la realización de las operaciones siguientes:

- El replanteo de la ubicación de la barandilla en su posición final tras las actividades realizadas en la zona de actuación.

- La instalación, incluyendo todos los elementos de sujeción, anclaje o soldadura.

- La limpieza y retirada de todos los elementos auxiliares y restos de obra.

646.2. 	Materiales

Los tubos de la barandilla son de acero laminado en frío que cumplirá las condiciones establecidas en el artículo 620. Perfiles y chapas de acero laminadas del presente pliego o del PG-3, según proceda.

Las dimensiones de los mismos son las indicadas en la definición de la unidad.

Disponen de pasamanos superior de 60x40x1.5mm de acero.

Los montantes serán de acero con dimensiones 40x40x1.5 mm

El acero cumplirá lo establecido en la norma UNE EN 10025, y tendrá protección contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según UNE EN ISO 1461

646.3.  Ejecución de las obras

La barandilla se instalará sobre la nueva acera, dispuesta en paralelo al eje longitudinal de la calzada en la zona de muro para evitar la caída a la misma.

Las barandillas deberán ser montadas y puestas en obra por un instalador autorizado por el suministrador del sistema que asegure y verifique que el montaje se ha realizado conforme a las directrices establecidas por la Dirección de Obra.

El diseño final de la barandilla a disponer deberá ser aprobado por el Director de Obra.

Se colocarán montantes verticales cada metro

La estructura de la barandilla tendrá una resistencia y una rigidez suficiente para resistir una fuerza horizontal uniformemente distribuida de 1,6 Kn/m

646.4.  Recepción

Se comprobará que la barandilla instalada es la aprobada por el Director de Obra.

Se comprueba que está completamente instalada, aplomada y los anclajes son los indicados y aprobados por el Director de Obra

646.5.  Medición y abono

La medición y el abono de la unidad montaje de barandilla se realizarán conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Medición de longitud realmente colocada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye materiales, transporte, y colocación además de todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución. |

Artículo 660.  Pantalla acustica

660.1.	 Aplicación

Esta unidad hace referencia al suministro y colocación de la pantalla acústica fonoabsorbente.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 801.0100 | m2 | COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE, SIN INCLUIR PERFILES NI CIMENTACIÓN. |
| --- | --- | --- |

La ejecución de esta unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Replanteo y alineación de los elementos que conforman la pantalla acústica.

- Suministro de los materiales.

- Colocación según planos de los elementos que integran la pantalla acústica.

- Los perfiles y cimentación se realizarán según las indicaciones establecidas en el artículo 610. Hormigones y 620. Chapas y perfiles de acero laminado del presente pliego.

660.2. 	Materiales

La pantalla acústica será metálica fonoabsorbente. Estará constituida por una carcasa exterior formada a base de chapa llena galvanizada grecada.

La cara expuesta al ruido será la chapa perforada, sin tener contacto físico entre ambas chapas, de forma que no exista puente acústico y el panel permita disponer de las mejores características de absorción y aislamiento acústico.

El material base de los paneles metálicos de las pantallas acústicas deberá ser aluminio o aleación de éste, con el fin de evitar problemas de corrosión a lo largo de su vida útil de exposición a la intemperie.

Entre ambas chapas se instalará un panel de lana mineral de alta densidad, disponiendo de protección en velo de vidrio. El relleno de los paneles deberá ser estable frente a la intemperie, la luz y las sales fundentes, debiendo llevar un tratamiento hidrófugo.

Los paneles se situarán entre las alas de perfiles metálicos (tipo HEB), que serán los elementos estructurales resistentes que deberán soportar los esfuerzos del viento y del peso propio. El tipo de perfil a colocar en cada caso estará en función de la altura de la pantalla acústica y cumplirá lo especificado al efecto en los Planos del proyecto. La parte superior de estos perfiles se terminará con una pieza especial de protección que impida la sustracción de los paneles.

Los perfiles metálicos de soporte serán de acero del tipo S 275 JR incluido en la Norma UNE-EN 10025-1:2006. Estarán necesariamente galvanizados, cumpliendo las Norma UNE-EN ISO 1461:2010 relativas a galvanización de elementos por inmersión en caliente.  El tipo de chapa galvanizada a utilizar será de 350 g/m2 mínimo de zinc por cada una de las caras.

La distancia entre ejes de perfiles será de 2 m, con una tolerancia de ± 4 mm.

Tolerancias dimensionales de los paneles: con el objeto de garantizar una inmovilidad básica de cada panel dentro de cada perfil metálico se admitirán unas tolerancias máximas de ± 1 mm para el ancho máximo y de ± 2 mm para el alto máximo de cada módulo.

El conjunto formado por las piezas descritas se rigidizará mediante el remachado de las chapas laterales con los perfiles superior e inferior.

Los paneles deberán trabajar en su situación final de forma que no existan empotramientos de ningún tipo.

Se dispondrán juntas de sellado entre paneles consecutivos, y entre los paneles y los perfiles que les sirven de soporte.

La Dirección de Obra podrá aceptar o exigir otro tipo de disposición que, a su juicio, ofrezca unas mayores garantías de funcionalidad.

Características acústicas

En lo que se refiere al aislamiento y absorción acústica (paneles metálicos), las pantallas acústicas deberán cumplir las especificaciones de las Normas UNE-EN 1793-1 y UNE-EN 1793-2.

El coeficiente de aislamiento acústico deberá ser como mínimo de 25 dB (A) (clase B3 según la Norma UNE-EN 1793-2), valor ponderado obtenido de la gama de frecuencias comprendidas entre 250 y 4.000 Hz.

Las pantallas acústicas deberán ser altamente fonoabsorbentes (paneles metálicos), de conformidad con la Norma UNE-EN 1793-1 (clase A5).

Características mecánicas y resistencia al fuego

En cuanto a resistencia mecánica, las pantallas acústicas deberán cumplir igualmente la Norma UNE-EN 1794-1. Deberán resistir un viento capaz de provocar un valor de 1,45 kN/m² de fuerza horizontal uniformemente distribuida, sin que se produzca deformaciones permanentes ni se salgan de los perfiles de sujeción. Igualmente deberán soportar un esfuerzo de 2,5 kN/m² sin que se produzca rotura de los paneles.

Las pantallas acústicas deberán ser incombustibles de acuerdo con la Norma UNE-EN 1794-2 (clase 3).

Color

Los paneles acústicos y los perfiles de la estructura soporte irán pintados según RAL color corporativo a elegir por la Dirección de Obra.

660.3. 	Ejecución de las obras

En primer lugar, se tendrá especial atención en el replanteo de los soportes de la pantalla para garantizar una adecuada unión con la cimentación, con objeto de garantizar las condiciones óptimas de aislamiento acústico y absorción acústica.

Los módulos se podrán apilar hasta 8 unidades en altura sin tomar precauciones especiales en los soportes de fijación. Los módulos deben quedar firmemente insertados entre las alas de los soportes para evitar vibraciones y movimientos perjudiciales. El solape de los paneles dentro de las alas deberá ser como mínimo de 4 cm.

La instalación de los paneles, insertándolos entre las alas de los perfiles, deberá realizarse tomando las precauciones necesarias para evitar el deterioro de las capas protectoras anticorrosión de los perfiles.

Cada panel tendrá unas dimensiones totales de forma que permita su fácil montaje y eventual desmontaje en los perfiles de la estructura de soporte.

El montaje de las estructuras y el panel ha de realizarse sin producir deformaciones y no ha de haber roces o presiones que puedan producir tensiones. La fijación de las chapas se realizará por encaje, para evitar acciones de corte sobre la chapa.

Las pantallas acústicas se colocarán de acuerdo con lo indicado en los Planos anteriormente mencionados o en su defecto según las instrucciones dadas al respecto por la Dirección de Obra.

La colocación de los paneles deberá organizarse de tal forma que sea fácil la reposición de nuevos materiales en el caso de rotura o deterioro de algún elemento.

660.4.  Medición y abono

La medición y el abono de la unidad de pantallas acústicas se realizarán conforme a los siguientes criterios:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Superficie de pantalla realmente colocada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

Artículo 675. Anclaje químico

675.1. 	Aplicación

El presente artículo es de aplicación a los anclajes químicos que se ejecutan en la unión de la armadura transversal del zócalo del pretil a la losa del tablero y en la unión de la armadura vertical del recrecido de aleta a la aleta existente.

Las prescripciones contenidas en esta cláusula son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 675.0060N | ud | ANCLAJE QUÍMICO COMPUESTO POR BARRA DE ACERO DE 12 mm DE DIÁMETRO INTRODUCIDA EN EL TALADRO PREVIAMENTE EJECUTADO DE HASTA 205 mm DE PROFUNDIDAD Y 14 mm DE DIÁMETRO EN EL ELEMENTO DE HORMIGÓN DE ESPESOR MÍNIMO 230 mm E INYECTADO CON RESINA EPOXI PURA PARA GRANDES CARGAS HASTA LOS 2/3 DE LA PROFUNDIDAD DEL TALADRO. |
| --- | --- | --- |

Asimismo, el presente Artículo es de aplicación a los anclajes químicos requeridos para la instalación del pretil anclado al recrecido en la estructura P.I. 0+820 (ver Artículo 706.-Pretiles metálicos), y para la instalación de los recrecidos de las aletas de la estructura P.I. 1+860.

Los trabajos que se incluyen en la Unidad son:

- Replanteo de la posición de pernos/barras de anclaje para asegurar su correcto posicionamiento, según planos de proyecto. En el caso de la estructura P.I. 0+820, no se permite, en ningún caso, que la placa de anclaje coincida con las juntas de dilatación de la estructura.

- Ejecución de los taladros en el soporte de hormigón.

- Limpieza de la zona tras la ejecución de los taladros.

- Replanteo y fijación temporal mediante elementos mecánicos de los pernos de anclaje para asegurar su correcto posicionamiento.

- Colocación de la resina en los taladros pasantes para fijar definitivamente el anclaje antes de proceder al hormigonado.

- Retirada de los elementos mecánicos de fijación una vez que la resina ha adquirido la resistencia suficiente para que el anclaje quede completamente sujeto.

- Todas las operaciones previstas en el Plan de Control de Calidad definido en el Pliego.

675.2.  Materiales

La empresa fabricante de los productos empleados en los trabajos descritos en la presente especificación, demostrará por escrito que su sistema de Aseguramiento de la Calidad es conforme a las exigencias de la Norma Española UNE-ISO 9001 (Modelo para el Aseguramiento de la Calidad en el Diseño, Desarrollo, Producción, Instalación y Servicio Post- venta). Además, posee la certificación de Gestión Medioambiental UNE-EN –ISO-14.001.

Todos los materiales se deberán ajustar a los requisitos de la norma europea EN-1504 parte 3, 4, 9 y 10, la cual define los principios, productos y sistemas recomendados para la reparación de estructuras de hormigón, adhesión estructural, sistemas generales de protección y reparación del hormigón y aplicación de los mismos.

La empresa aplicadora de los sistemas y productos especificados en la presente, debe de haber completado satisfactoriamente un programa de instrucción sobre su instalación/aplicación, conocer los métodos adecuados para la preparación del soporte y disponer de una autorización escrita del fabricante.

Por otra parte, los operarios que intervengan en la reparación deberán disponer de carnet de aplicador homologado en sistemas de reparación estructural, vigente y expedida por una empresa externa al aplicador.

Los materiales deberán cumplir lo estipulado en la instrucción de acero estructural EA-E.

La armadura transversal del recrecido estructural del pretil y la armadura vertical del recrecido de las aletas se anclará a la losa  y a las aletas existentes respectivamente, mediante resina HIT-RE 500 o similar, en los casos en los que la longitud de anclaje sea como máximo de 200 mm. Para longitudes de anclaje superiores, la armadura se anclará a la losa del tablero mediante lechada de cemento.

Tipos de acero

Los tipos de aceros a emplear son los siguientes:

| Tipo | Empleo |
| --- | --- |
| Grado 8.8 | Pernos |
| B 500 S | Barras de anclaje |

Resina de anclaje

La adherencia entre acero y hormigón es necesaria para la interacción entre ambos materiales. Sin esta propiedad, el hormigón armado es inconcebible en sus aplicaciones, dado que la barra transmite tensiones al hormigón que le rodea por medio de la adherencia.

Además, la adherencia acero-hormigón influye sobre la rigidez de las piezas, y por tanto, sobre su deformabilidad.

El fenómeno de la adherencia tiene su origen en dos tipos de fenómenos: uno de naturaleza física (físico-química) y otro de naturaleza mecánica.

De los mecanismos físico-químicos se define la adhesión, fundamentada a partir de las fuerzas moleculares desarrolladas en las interfaces de contacto.

De los mecanismos de adherencia de naturaleza mecánica, más importantes en valor absoluto, se encuentran los fenómenos de rozamiento y acuñamiento. El rozamiento se origina por la irregularidad de las superficies cuando se inicia un deslizamiento relativo entre ellas, y se generan unas tensiones tangenciales en la superficie de contacto.

La suma de adhesión y rozamiento confiere a las barras lisas la totalidad de la adherencia, resultando en cambio una parte relativamente baja de la capacidad total en el caso de los pernos o tornillos.

El fenómeno importante de adherencia cuando se trata de pernos, es el acuñamiento que sufre el hormigón al actuar contra él los frentes de la rosca.

En los pernos puede llegar a ser del 70% al 90% de la tensión última de adherencia. Ello significa que en los tornillos puede, simplificadamente, considerarse que la totalidad de tracción del perno se transfiere al hormigón a través de la rosca, ignorando la influencia de la adhesión y rozamiento.

Como norma general, resulta recomendable diseñar los anclajes de modo que su capacidad resistente se corresponda con la del acero y no con la del hormigón. Es decir, conviene garantizar que el acero sea capaz de alcanzar, ante solicitaciones imprevistas, una tensión equivalente a su límite elástico sin que, previamente se agote su capacidad adherente, recomendación que aún es de mayor interés si la solicitación es de naturaleza dinámica, pues es el modo de alcanzar un comportamiento más dúctil.

Para el dimensionamiento de anclajes pasivos en hormigón endurecido, se recomienda la formulación para anclaje de armadura longitudinal, descritos en la normativa EHE Apartado 66.5.2 así como Eurocódigo 2 Env 1992-1-1Apdo 5.2.3.2.

Las características técnicas fundamentales de la resina de anclaje serán:

- Excelente fluidez y poder de relleno.

- Endurecimiento sin retracción.

- Una vez endurecido es resistente e impermeable al agua.

- Endurecimiento rápido.

- Excelente resistencia química.

Los datos técnicos de la resina de anclaje serán:

- Densidad amasado: Aprox. 1,7 g/cm3

- Temperatura de aplicación (soporte y material):    De + 5 a +30 ºC

- Pot-life: Aprox. 30 minutos

- Tiempo de trabajabilidad: Aprox. 90 minutos

- Espesores aplicables: 3 cm Máximo

- Resistencia a la temperatura:    Entre -20 a + 80 ºC

- Endurecido tras a +20ºC:    Aprox. 12 horas

- Totalmente cargable tras:    Aprox. 1 día

- Resistencia a compresión tras:

  - 1 hora:    Aprox. 19 N/mm2

  - 2 horas:   Aprox. 64 N/mm2

  - 5 horas:   Aprox. 85 N/mm2

  - 20 horas:   Aprox. N/mm2

  - 1 día:  Aprox. 100 N/mm2

  - 7 días: Aprox. 113 N/mm2

- Resistencia a flexotracción a +20ºC   tras:

  - 2 horas:  > 24 N/mm2

  - 5 horas:  > 24 N/mm2

  - 20 horas:  > 24 N/mm2

  - 1 día:  > 24 N/mm2

  - 7 días: > 24 N/mm2

675.3. 	Ejecución de las obras

Ejecución y limpieza de los taladros

Una vez replanteada la posición de los taladros de anclaje, se procederá a su ejecución según las dimensiones indicadas en Planos.

Posteriormente, y antes de introducir cualquier elemento en el taladro, resulta primordial limpiar mediante cepillo o aire a presión el interior del orificio, para garantizar la correcta adherencia de la resina al soporte.

Disposición de la resina de anclaje

La resina se presenta en envases con las proporciones adecuadas para la mezcla de los dos componentes. Verter el Componente II sobre el Componente I y mezclar con un taladro provisto de agitador tipo M17, a bajas revoluciones (400 r.p.m.), durante un mínimo de 3 minutos.

Debe evitarse en lo posible, la oclusión de aire durante el mezclado. En ningún caso son recomendables las mezclas parciales.

Una vez realizados los taladros y cuando éstos estén limpios y secos, se procede al vertido del mortero epoxi fluido procurando ayudar con una varilla a que llegue a todos los rincones y, especialmente, a la parte inferior de la zona de anclaje. Se debe prever una salida de aire en anclajes profundos.

Durante la aplicación de las diferentes fases de la reparación se deberán observar las temperaturas del soporte, de los materiales y del ambiente indicadas en las fichas técnicas de cada uno de los productos a emplear. Básicamente debe entenderse una temperatura mín. de + 5 º C para su correcta aplicación.

Las resinas no serán aplicadas en presencia de rocío superficial. La temperatura del soporte debe estar al menos 3ºC por encima del punto de rocío.

La humedad relativa permisible durante la aplicación será la indicada en las fichas técnicas de cada uno de los productos. Básicamente existe una limitación en el 85%.

En el caso de lluvias inminentes durante la ejecución, se detendrá la aplicación de las resinas.

Introducción de las barras/pernos de anclaje

A continuación, se introducirán las barras de anclaje, comprobándose que su posición definitiva es la indicada en Planos.

675.4. 	Control de calidad

Resina de anclaje

Con el objeto de establecer una adecuada ejecución de las distintas fases de la obra, se establece un procedimiento de control en el que se comprueben todos los aspectos relevantes que intervienen en la misma.

Todo el material suministrado a la obra por la empresa suministradora equivalente, deberá pasar previamente los controles de Calidad especificados en su sistema de calidad.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar diariamente las condiciones atmosféricas durante la aplicación, así como los trabajos que se realicen cada día.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar diariamente los consumos de los materiales empleados indicando los tipos de productos, cantidades y número de lote. El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá registrar diariamente los kg de resina consumidos.

El responsable de la obra por parte de la empresa aplicadora deberá inspeccionar diariamente las superficies reparadas, señalando de manera visible con rotulador posibles deficiencias.

Antes de continuar con la siguiente fase de proyección todos los puntos que hayan sido marcados, deberán ser repasados.

Los técnicos del fabricante o la empresa suministradora, realizarán visitas de obra durante distintas fases de ejecución. En dichas visitas se comprobará el cumplimiento de las especificaciones de aplicación de los morteros de reparación por parte de la empresa aplicadora.

675.5. 	Medición y abono

La medición y abono de la unidad de anclaje químico se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de medida | Unidades (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras. |
| Forma de medición | Unidades exactas realmente ejecutadas. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

Artículo 680. Encofrado

680.1. 	Aplicación

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| 680.0010 | m² | ENCOFRADO OCULTO PLANO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. |
| 680.0030 | m² | ENCOFRADO VISTO PLANO |
|  |  | ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. |

Los encofrados constituyen unidades de obra independientes de las unidades de los hormigones a los que han de dar forma.

El uso de encofrado en paramentos ocultos se restringe sólo a las partes internas de estribos y costeros de zapatas y encepados. El resto de los paramentos se consideran como vistos.

No son objeto de este apartado los moldes-encofrado metálicos a utilizar en elementos prefabricados, estructurales u ornamentales, cuyas especificaciones y costes se hallan incluidos en la definición de la unidad de obra prefabricada correspondiente.

680.2.-	Materiales

Se podrán emplear para los encofrados ocultos moldes de chapa de acero o de madera, que tendrán la terminación superficial y el estado de conservación adecuado para conferir a las superficies del hormigón una buena regularidad además de la forma deseada.  Los encofrados vistos serán, en general, de tipo fenólico, salvo indicación expresa, pudiéndose aceptar también soluciones de chapa de acero galvanizada o bien de tablas lisas de madera tratadas con superficie de polyester, garantizándose que las superficies de hormigón queden perfectamente uniformes sin huellas de ninguna clase ni mancha alguna de color.

Los encofrados curvos de piezas de impostas, barandillas, fustes de pilas, esquinas redondeadas de muros, pilas, estribos, etc. serán de tipo metálico, pudiéndose plantear cualquier otra variante que proporcione una calidad final equivalente. Deberán recibir la aceptación expresa de la Dirección de Obra, tras la realización de las oportunas pruebas.

El Contratista deberá efectuar las pruebas necesarias del tipo de encofrado visto a utilizar para recibir el visto bueno de la Dirección de Obra, antes de proceder al inicio de su montaje.

En caso de no aceptarse el acabado por parte de la Dirección de Obra, correrán por cuenta del Constructor los gastos de las operaciones necesarias para arreglar los defectos y conseguir el correcto terminado de la superficie.

Los encofrados serán lo suficientemente rígidos para que no se produzcan deformaciones ni "aguas" en la superficie.

El despiece y posición de los puntos y taladros de anclaje de los encofrados deberá ser obligatoriamente aprobado por la Dirección de Obra antes de proceder a su montaje, efectuándose si así se considera conveniente por la Dirección de Obra, las pruebas correspondientes sobre muestras de tamaño reducido. Las pruebas se usarán con dosificaciones de hormigones, aditivos y desencofrantes análogos a los que se vayan a utilizar en obra, así como con análogas condiciones de vibrado, curado y edad de desencofrado de los hormigones.

En los casos de paramentos vistos que, según los planos del Proyecto, incluyen estrías o berenjenos verticales y/o horizontales, el despiece de placas de encofrado deberá modularse y adaptarse a la secuencia y separación entre líneas de estrías, debiendo recibir la aprobación expresa de la Dirección de Obra.

No se admiten achaflanados mediante berenjenos o placas laterales de encofrado que eliminen las aristas vivas o redondeadas indicadas en los planos.

El uso de productos desencofrantes, barnices antiadherentes, etc., no debe dejar ningún rastro o alteración de color en los paramentos vistos de hormigón. Su empleo deberá ser por tanto aceptado expresamente por la Dirección de Obra que podrá exigir la realización de las oportunas pruebas.

En el caso de encofrados de tablero, el replanteo final de los mismos deberá incluir el esquema de contraflechas, cuando así quede previsto en los planos del Proyecto. En este caso, los valores de las contraflechas establecidas en proyecto deberán ser contrastadas y confirmadas por la Dirección de Obra en función de los posibles cambios o variantes aceptados al Contratista respecto a las fases, secuencias y plazos de montaje previstos en el Proyecto.

Salvo indicación expresa en planos, la posición y número de las juntas de hormigonado de tablero y alzados de pilas y estribos, deberán ser propuestas por el Contratista y aceptadas por la Dirección de Obra.

680.3. 	Ejecución de  las obras

Antes de cada puesta las planchas de los encofrados vistos deberán ser enderezadas y repasadas de forma que la calidad de la superficie resultante sea análoga a un encofrado nuevo.

Los encofrados y moldes de madera se humedecerán previamente a procederse al hormigonado, para evitar que absorban agua del hormigón.

Es necesario prever una estanqueidad máxima al desplazar los encofrados, en el curso de la construcción. Podrá utilizarse, para asegurar esta estanqueidad, cualquier producto flexible (goma-espuma, yeso, etc.) siempre que después de desencofrar se elimine toda señal.

Previamente a la disposición del encofrado se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra el despiece del mismo, la ubicación de puntos de agarre y el sistema a utilizar, con el fin de garantizar el buen acabado superficial del hormigón.

Todas las juntas de hormigonado deberán ser repasadas con piedra pómez u otro material análogo para que no se aprecien de ningún modo en la superficie del hormigón y ésta queden con apariencia de haber sido hormigonada de una sola vez.

Los encofrados, tanto externos como, en su caso, los correspondientes a aligeramientos internos de losas o cajones, deberán poseer la suficiente rigidez para resistir los empujes hidrostáticos del hormigón fluido con deformaciones inferiores a 1/1000 de la distancia entre aristas de los paneles, con objeto de no afectar sensiblemente a los recubrimientos ni producir combadura o bombeos apreciables.

Los posibles aligeramientos internos deberán fijarse convenientemente a la ferralla y/o paredes de encofrado para hacer frente al fenómeno de flotación por empuje hidrostático del hormigón fluido, ejecutándose si fuera preciso el hormigonado por fases para reducir la altura libre de empuje hidrostático a valores admisibles por el procedimiento de fijación, previa aceptación por la Dirección de Obra.

En el caso de tableros postesados deberá procederse a la eliminación o liberación de los encofrados laterales de costeros, losas de voladizo, etc., con objeto de reducir al mínimo la coacción del encofrado al libre acortamiento elástico bajo la acción de las fuerzas de tesado. Los encofrados inferiores de las losas deberán ser de primera utilización, con ausencia de resaltos y recurriéndose en su caso al empleo de barnices antiadherentes o desencofrantes que minimicen este efecto.

Las cimbras deberán proyectarse para hacer frente al nuevo estado de cargas tras este desencofrado parcial.

680.4. 	Medición y abono

Para la medición y abono de los encofrados se seguirán los siguientes criterios:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales |
| Forma de medición | Metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón encofrada. |
| Abono | Se abonará según el precio establecido en el Cuadro de precios para la unidad de aplicación. |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye todos los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Incluye el encofrado y desencofrado y la aplicación del productos desencofrantes. |

Artículo 690. Impermeabilización del tablero

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 690 del PG-3 y la EHE 08.

690.1. 	Definición

Se define como sistema de impermeabilización de paramentos enterrados al conjunto de elementos dispuestos sobre los paramentos de hormigón de una estructura enterrada o en contacto con relleno de tierras y cuyo objeto es evacuar las aguas de filtración que pueden incidir sobre el trasdós de las obras de fábrica.

En este artículo se rigen las prescripciones a seguir en la actuación para la impermeabilización de la ampliación de la estructura localizada en el P.K. de la vía 23+000.

690.2. 	Aplicación

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 690.0080N | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN DEL TABLERO MEDIANTE LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO SBS, AUTOPROTEGIDA CON GRÁNULOS CERÁMICOS, DE 6 KG/m2 DE DENSIDAD, INCLUSO OPERACIONES Y PRODUCTOS DE FIJACIÓN AL HORMIGÓN SEGÚN PLIEGO, SOLAPES Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD. TOTALMENTE TERMINADA. |
| --- | --- | --- |

El sistema consiste en la aplicación de una lámina impermeabilizante a base de betún elástomero, adherida al paramento de los elementos enterrados de la obra de fábrica a ampliar. Sobre dicha lámina se dispondrá una lámina drenante alveolar, fijada al trasdós horizontal y vertical de los elementos.

690.4. 	Materiales

La lámina bituminosa de impermeabilización cumplirá las siguientes especificaciones:

- Producto específico para revestimiento impermeabilizante de superficies de hormigón.

- Tendrá una resistencia al punzonamiento estático de clase L-3 (de 15 a 25 kg) según UNE EN 12730 B

- Admitirá el extendido y compactación sobre ella tanto de tierras como de mezclas bituminosas en caliente.

Seguidamente se especifican valores indicativos de distintas propiedades y características de la lámina impermeabilizante. El suministrador aportará un certificado en el que se indiquen las propiedades garantizadas del producto, que deberán ajustarse razonablemente a los valores indicativos siguientes:

| PROPIEDAD | NORMA | VALOR INDICATIVO |
| --- | --- | --- |
| Densidad |  | 1,5 kg/m2 |
| Espesor | UNE EN 1849-1 | 1,5 mm |
| Plegabilidad | UNE EN 1109 | No rompe al doblar a -20ºC |
| Resistencia al calor | UNE EN 1110 | No gotea ni desliza a 90ºC |
| Adherencia a superficies imprimadas | ASTM D-1000 | 4,5 N/mm |
| Adherencia a los solapes | UNE EN 12316 | 4,0 N/mm |
| Resistencia a tracción: |  |  |
| Longitudinal | UNE EN 12311-1 | 750 N/50mm |
| Transversal | UNE EN 12311-1 | 600 N/50mm |
| Elongación a rotura |  |  |
| Longitudinal | UNE EN 12311-1 | 25% |
| Transversal | UNE EN 12311-1 | 25% |
| Desgarro al clavo |  |  |
| Longitudinal | UNE EN 12310-1 | 450 N |
| Transversal | UNE EN 12310-1 | 350 N |
| Punzonamiento estático | UNE EN 12730 B | Clasificación L3 (de 15 a 25 kg) |

Imprimación

Se utilizará una emulsión asfáltica de base acuosa para mejorar la adherencia de las láminas bituminosas con el soporte. Debe ser fácilmente aplicable, no contener disolventes y permitir su adherencia incluso sobre superficies húmedas. Las características técnicas del producto deberán ser, como mínimo:

| Datos técnicos | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Densidad relativa a 25ºC | 1.00 ± 0.02 | g/cm3 |
| Residuo de evaporación | 61±2 | % |
| Viscosidad Sayboult.Furol a 25ºC segundos (ENSAYO UNE 104-281/3.3) | 250-600 | Cps |
| Ensayo sobre el residuo de destilación-penetración a 25ºC, con carga de 100g y durante 5 segundos (ENSAYO UNE 104-281/1.4) | 129 | Dmm |
| Contenido en cenizas (materia no volátil) segundos (ENSAYO UNE 104-281/3.8) | <1 | % |
| Solubilidad en agua | Total en estado líquido e insoluble cuando forma película seca | - |
| Toxicidad | Nula | - |
| Ensayos sobre residuo seco | No se observa la formación de apoyas ni se produce reemulsificación de la película asfáltica. | - |

Lámina superior LBM (SBS) 60/G-FP

Lámina impermeabilizante autoprotegida, de betún elastomérico SBS, con armadura de fieltro de poliéster (FP) de alto gramaje, con acabado mineral en la cara exterior y film termofusible en la cara interior.

Deberá formarse una cubierta plana no transitable, de pendiente >1%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes elementos: una imprimación bituminosa  a razón de 350 g/m2 y una lámina de betún elastómero SBS con armadura de poliéster de 180 g/m2, de 6,0 kg/m2, resistencia al arrancamiento de 0,5 Mpa, acabada con gránulos cerámicos de color blanco en su cara exterior, totalmente adherida al soporte, y con una protección pesada mediante capa de rodadura de aglomerado bituminoso con un espesor mínimo de 7 cm. Los remates, entregas, juntas de dilatación, sumideros, limahoyas y esquinas se resolverán mediante imprimación bituminosa, escuadras de refuerzo e impermeabilización vertical.

El material deberá disponer de excelente resistencia al punzonamiento y gran adherencia al desgarro, así como buena estabilidad dimensional.

El producto deberá presentar, como mínimo, las siguientes características técnicas:

| Datos técnicos | Valor | Unidad | Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| Comportamiento frente a un fuego externo | Broof(t1) | - | UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5 |
| Reacción al fuego | E | - | UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1 |
| Estanquidad al agua | Pasa | - | UNE-EN 1928 |
| Resistencia a la tracción longitudinal | 1000 ± 250 | N/5cm | UNE-EN 12311-1 |
| Resistencia a la tracción transversal | 750 ± 250 | N/5cm | UNE-EN 12311-1 |
| Elongación a la rotura longitudinal | 45 ±15 | % | UNE-EN 12311-1 |
| Elongación a la rotura transversal | 45 ±15 | % | UNE-EN 12311-1 |
| Resistencia a la penetración de raíces | No Pasa | - | UNE-EN 13948 |
| Resistencia a la carga estática | >20 | kg | UNE-EN 12730 |
| Resistencia al impacto | >1500 | mm | UNE-EN 12691 |
| Resistencia al desgarro longitudinal | 350 ±50 | N | UNE-EN 12310-1 |
| Resistencia al desgarro transversal | 350 ±50 | N | UNE-EN 12310-1 |
| Resistencia de juntas: pelado de juntas | PND | - | UNE-EN 12316-1 |
| Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura | 750 ± 250 | - | UNE-EN 12317-1 |
| Flexibilidad a bajas temperaturas | < -10 | ºC | UNE-EN 1109 |
| Factor de resistencia a la humedad | 20.000 | - | UNE-EN 1931 |
| Sustancias peligrosas | PND | - | - |
| Durabilidad flexibilidad | -5 ± 5 | ºC | UNE-EN 1109 |

690.5. 	Ejecución de las obras

Para garantizar la estanqueidad del tablero, se impermeabilizará mediante una solución monocapa de lámina bituminosa SBS de 6kg/m2 de densidad, con autoprotección mineral en superficie, sobre imprimación asfáltica, para conseguir una mayor compacidad, regularidad e impermeabilización.

Primeramente, se realizará una imprimación del soporte aplicando una emulsión asfáltica de base acuosa en frío, sin diluir, mediante brocha, rodillo o cepillo de pintor.

Para garantizar una adherencia de la lámina superior a los 0,4 Mpa como se requiere en las normas, es imprescindible que el soporte este limpio y seco, libre de cualquier sustancia y que se aplique la imprimación en frío a razón de 350 g/m2. Además, se requiere que el hormigón tenga un mínimo de 2 semanas.

Sobre dicha imprimación, se dispondrá una lámina impermeabilizante de betún elastomérico SBS de 6 kg/m2. Esta última capa deberá tener un acabado mineral en la capa exterior y un film termofusible en la interior.

El Contratista se asegurará de la total estanqueidad del tablero, para lo cual se realizará una prueba de estanqueidad que contará con la supervisión de la Dirección de Obra.

Condiciones de aplicación

La aplicación de la lámina está prohibida con temperatura ambiental inferior a 0ºC. Si la temperatura ambiental en el momento de la instalación está entre 1ºC y 5ºC se deberá asegurar que la temperatura del soporte sea de mínimo 2ºC.

La temperatura ambiental máxima autorizada para la instalación de la lámina es de 120 ºC (+/- 8).

Queda prohibida la aplicación bajo lluvia o nieve. Estos 2 factores no afectan directamente a la lámina, pero sí al soporte que pueda absorber agua. Esto posibilitaría que quedase agua retenida en el soporte, lo cual forzaría su evaporación y crearía hinchazones en la capa de aglomerado. Una vez instalada la lámina sobre toda la superficie a impermeabilizar no hay problema si se queda a la intemperie.

690.6. 	Recepción

La Dirección de Obra o persona en quien ésta delegue verificará las siguientes especificaciones de la unidad de obra terminada:

- Prueba de estanqueidad: Se regará mediante tractor cuba o manguera a caudal constante un tramo durante un periodo de 10 minutos. En este supuesto, el tablero deberá manifestar un comportamiento estanco, no produciéndose filtraciones de agua por zonas indebidas.

690.7. 	Control de calidad

En el caso de que los materiales y productos dispongan de marcado CE según la directiva 89/106CEE, se comprobará su conformidad mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE son acordes a las especificaciones contempladas en el Informe Técnico de Reparación.

La Dirección de Obra, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales y productos que se empleen en la reparación.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad incluirá:

- Un control documental

- En su caso, control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía adicional equivalente

- En su caso, un control experimental mediante la realización de ensayo definidos por las siguientes normas:

Lámina de impermeabilización

Se ha previsto en el presente Proyecto la realización de los siguientes ensayos, por cada diez mil (10.000 m2) de zona con las mismas características, o por zona si esta es menor.

| Características | Normas de ensayo |
| --- | --- |
| Determinación de espesor y masa por unidad de superficie | UNE-EN 1849-1 |
| Tracción y alargamiento en rotura | UNE-EN 12311-1 |
| Comprobación de la plegabilidad a diferentes temperaturas | UNE-EN 104281-1 |
| Resistencia al calor y pérdida por calentamiento | UNE-EN 104281-6-4 |
| Estabilidad dimensional | UNE-EN 104281-6-3 |
| Grado de absorción de agua | UNE-EN 104281-6-7 |
| Punto de reblandecimiento | UNE-EN 104281-6-11 |
| Dureza Shore-A | UNE-EN 104281-1-3 |
| Resistencia al impacto | UNE-EN ISO 868 |

Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento de no conformidades |
| --- | --- |
| Ausencia de certificados de garantía de producto | No se aceptará la Unidad de Obra. La empresa fabricadora aportará dichos certificados por escrito. |
| Ausencia de certificados de garantía de aplicación del producto | No se aceptará la Unidad de Obra. La empresa aplicadora aportará dicho certificado por escrito. |
| Filtraciones durante la prueba de estanqueidad | No se aceptará la Unidad de Obra. La empresa aplicadora aportará dicho certificado por escrito. |

690.8. Medición y abono

La medición y abono de las unidades de impermeabilización del tablero con lámina asfáltica y geotextil de poliéster se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Superficie de impermeabilización realmente instalada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye todos los materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

Artículo 690a. Impermeabilización de paramentos enterrados

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 690 del PG-3 y la EHE 08.

690a.1. Definición

Se define como sistema de impermeabilización de paramentos enterrados al conjunto de elementos dispuestos sobre los paramentos de hormigón de una estructura enterrada o en contacto con relleno de tierras y cuyo objeto es evacuar las aguas de filtración que pueden incidir sobre el trasdós de las obras de fábrica.

En este artículo se rigen las prescripciones a seguir en la actuación para la impermeabilización de los elementos enterrados de la ampliación de las estructuras localizadas en los PP.KK. de la vía 23+000 y 23+380.

690a.2. Aplicación

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 690.0040 | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN. |
| --- | --- | --- |
| 690.0050 | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 kg/m2, BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTOMÉRO ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS. |

El sistema consiste en la aplicación de una lámina impermeabilizante a base de betún elástomero, adherida al paramento de los elementos enterrados de la obra de fábrica a ampliar. Sobre dicha lámina se dispondrá una lámina drenante alveolar, fijada al trasdós horizontal y vertical de los elementos.

690a.3. Materiales

La lámina bituminosa de impermeabilización cumplirá las siguientes especificaciones:

- Producto específico para revestimiento impermeabilizante de superficies de hormigón.

- Tendrá una resistencia al punzonamiento estático de clase L-3 (de 15 a 25 kg) según UNE EN 12730

- Admitirá el extendido y compactación sobre ella tanto de tierras como de mezclas bituminosas en caliente.

Seguidamente se especifican valores indicativos de distintas propiedades y características de la lámina impermeabilizante. El suministrador aportará un certificado en el que se indiquen las propiedades garantizadas del producto, que deberán ajustarse razonablemente a los valores indicativos siguientes:

| PROPIEDAD | NORMA | VALOR INDICATIVO |
| --- | --- | --- |
| Densidad |  | 1,5 kg/m2 |
| Espesor | UNE EN 1849-1 | 1,5 mm |
| Plegabilidad | UNE EN 1109 | No rompe al doblar a -20ºC |
| Resistencia al calor | UNE EN 1110 | No gotea ni desliza a 90ºC |
| Adherencia a superficies imprimadas | ASTM D-1000 | 4,5 N/mm |
| Adherencia a los solapes | UNE EN 12316 | 4,0 N/mm |
| Resistencia a tracción: |  |  |
| Longitudinal | UNE EN 12311-1 | 750 N/50mm |
| Transversal | UNE EN 12311-1 | 600 N/50mm |
| Elongación a rotura |  |  |
| Longitudinal | UNE EN 12311-1 | 25% |
| Transversal | UNE EN 12311-1 | 25% |
| Desgarro al clavo |  |  |
| Longitudinal | UNE EN 12310-1 | 450 N |
| Transversal | UNE EN 12310-1 | 350 N |
| Punzonamiento estático | UNE EN 12730 | Clasificación L3 (de 15 a 25 kg) |

La lámina drenante cumplirá las siguientes especificaciones:

- Geocompuesto formado por una lámina nodular de polietileno de alta densidad no reciclado, que incorpora un filtro geotextil no tejido de filamento continuo, 100% polipropileno, termosoldado a la lámina nodular.

- El geocompuesto será resistente a álcalis, ácidos, aceites, disolventes y, en general, a cualquier agente agresivo.

- Será imputrescible y con alta resistencia al deterioro por envejecimiento

- Tendrá una alta capacidad drenante. Como mínimo, la capacidad de drenaje del geocompuesto medida a 20 kPa de compresión será ≥1,9 l/m/s

- Será conforme a la norma UNE EN 13252:2017 y las que, con posterioridad a la redacción de este Pliego, resulten de aplicación.

690a.5.  Ejecución de las obras

La ejecución del sistema de impermeabilización y drenaje del trasdós de obras de fábrica se ajustará a las especificaciones y procedimientos del fabricante del producto, pero, de forma general, se seguirán las prescripciones que seguidamente se indican.

Los paramentos horizontales y verticales estarán limpios, completamente secos y libres de partículas sueltas, lechada o películas de protección. El hormigón habrá fraguado completamente. La edad mínima para la aplicación de la lámina impermeabilizante será de 28 días.

Se eliminarán todas las irregularidades y elementos punzantes de los paramentos, hasta dejar una superficie regular, sin aristas ni elementos pronunciados que pudieran deteriorar la lámina impermeabilizante.

Antes de la fijación de la lámina impermeabilizante se aplicará una imprimación sobre el paramento. El suministrador garantizará la idoneidad de la imprimación propuesta con la lámina impermeabilizante a instalar.

Posteriormente se instalará la lámina impermeabilizante, que deberá quedar completamente adherida al soporte, con ausencia de burbujas y zonas dañadas. Si existieran estas zonas dañadas o con burbujas de aire se repararían pinchando la lámina y presionando para evacuar el aire, y aplicando posteriormente un parche sobre la zona reparada.

Sobre la lámina impermeabilizante se colocará la lámina drenante. El geocompuesto de drenaje se colocará con la lámina de polietileno hacia el paramento y el geotextil hacia las tierras.

La lámina drenante se fijará en toda su superficie a razón de un mínimo de dos fijaciones por m2. Las fijaciones serán las indicadas por el fabricante, compatibles tanto con la lámina drenante como con la lámina asfáltica de impermeabilización bajo la lámina drenante. En particular, se tendrá especial precaución de que las fijaciones no supongan una reducción de la impermeabilidad del sistema debida a la perforación de las láminas de polietileno y asfáltica.

El solape entre las láminas drenantes se realizará separando el geotextil de la lámina y encajando los nódulos de las láminas contiguas. La anchura de solape mínima estará indicada en las especificaciones del producto suministrado. Adicionalmente, se dispondrá una banda autoadhesiva, compatible con la lámina drenante suministrada, a lo largo de todo el solape, con objeto de mejorar la estanqueidad de la junta entre láminas drenantes.

La colocación del tubo de drenaje longitudinal, en la parte inferior de los paramentos verticales, se realizará según el detalle indicado en planos. Para ello, se separará el geotextil de la lámina nodular de polietileno. El tubo dren se envuelve por debajo por la lámina nodular y por encima por el geotextil.

En los muros y obras de fábrica que carecen de paramentos horizontales, el geocompuesto drenante se remata en su parte superior con un perfil en forma de L, con objeto de impedir la filtración excesiva de agua a través del canto superior de la lámina drenante.

Una vez concluidas las operaciones anteriores, se procederá al relleno y compactación del trasdós de los paramentos verticales y horizontales con el tipo de material indicado en el proyecto. El relleno se realizará antes de un mes de colocado el geocompuesto, para evitar su deterioro a la intemperie.

En las losas horizontales en las que el sistema de impermeabilización y drenaje vaya a quedar a la intemperie, sin recubrimiento, se protegerán las láminas con una capa de hormigón no estructural, que sirve tanto de protección como de pendienteado para evacuación de aguas.

690a.8. Medición y abono

La medición y abono de las unidades de impermeabilización paramentos enterrados se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Superficie de paramento vertical y horizontal recubierto con la lámina impermeabilizante, medida en obra. Por tanto, los solapes no son objeto de medición independiente. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye la imprimación sobre el paramento. Incluye asimismo todas las operaciones necesarias para la adecuación de la superficie a impermeabilizar, tales como su limpieza, eliminación de irregularidades, e incluso vertido de un mortero de regularización si fuese necesario. El precio incluye las fijaciones de la lámina drenante al paramento, la banda de refuerzo para impermeabilización de solapes y el perfil de sellado del canto superior en paramentos verticales. Incluye asimismo el tubo dren longitudinal a disponer en la parte inferior de paramentos verticales. En el caso de superficies en las que la lámina impermeable pudiera quedar a la intemperie, no recubierta ni por tierras ni pavimento, se extenderá una capa superior de protección y pendienteado con hormigón no estructural. Este hormigón es objeto de medición y abono independiente. El precio incluye igualmente toda la maquinaria auxiliar y mano de obra hasta la completa colocación de la lámina drenante. |

Artículo 692b.- Apoyo de material elastómero

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 692 del PG-3.

La transmisión de las cargas del tablero se efectúa mediante apoyos elastoméricos de neopreno zunchado de las características fijadas en los planos.

Podrán a tal fin emplearse apoyos de los tipos señalados en los planos o cualesquiera otros que cumplan las condiciones señaladas y no presenten contraindicaciones por dimensiones o cualquier otra característica opuesta a lo expresado en los planos contando en todo caso con el visto bueno de la Dirección de Obra.

692.1. Aplicación

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 692.0100 | dm³ | APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE. |
| --- | --- | --- |

La ejecución de la unidad implica la realización de las operaciones siguientes:

- Construcción de las camas de apoyo. Suministro y posicionamiento de placas de apoyo sobre pernos de anclaje.

- Suministro y colocación del aparato de apoyo, incluidas placas metálicas superiores e inferiores.

692.4. 	Materiales

Apoyos de neopreno

Todos los apoyos contarán con el marcado. Este marcado cumplirá las especificaciones de la Directiva 93/68/EC y el etiquetado estará impreso en el apoyo elastomérico o, cuando esto no sea posible, impreso en el etiquetado del producto, el empaquetado o los documentos comerciales adjuntos a los dispositivos.

El etiquetado    incluirá las siguientes características y especificaciones:

- Número de identificación del organismo de certificación

- Nombre y dirección del fabricante

- Dos últimos dígitos del año de inclusión del marcado   en el producto

- Número del certificado de conformidad (en caso de ser relevante)

- La identificación de la euronorma EN 1337-3

- El nombre y tipo del producto

El fabricante o su representante autorizado en el ámbito de la Unión Europea serán responsables de la inclusión del marcado  en los dispositivos.

El material elastomérico estará constituido por clorocaucho clorado completamente sintético (cloropreno, neopreno). No se admite el uso de caucho natural. Sus características deberán cumplir las especificaciones siguientes:

Dureza SHORE A (UNE 53548)	65 +/– 5

Módulo de deformación G frente a cargas lentas:

0,8 a 1,1 MPa

Resistencia mínima a tracción		16 Mpa

La resistencia a tracción será igual o superior a 16 MPa para piezas moldeadas para ensayo, e igual o superior a 14 MPa para testigos extraídos de los apoyos fabricados, todo ello conforme al método de ensayo ISO 37-Tipo 2.

Alargamiento mínimo en rotura	450%

La deformación última de rotura a tracción será igual o superior al 450% para piezas moldeadas para ensayo e igual o superior al 375% para testigos extraídos de los apoyos fabricados, todo ello conforme al método de ensayo ISO 37-Tipo 2.

El “compression set” será inferior a 30 conforme al método de ensayo ISO 815-Tipo A, realizado a 70ºC, durante 24h y al 25% de compresión.

La resistencia al desgarro será igual o superior a 10 kN/m conforme al método de ensayo ISO 34-Método A.

La variación máxima de estas características al ser sometido a un proceso de envejecimiento artificial en estufa a 100ºC durante 70 horas, será la siguiente:

Cambio en dureza SHORE (UNE 53548)	+ 5º

Cambio en resistencia a tracción		15%

Reducción en alargamiento máximo		- 25%

Las láminas de zunchado y las placas exteriores del apoyo se fabricarán con acero S-235 conforme a EN 10025, o bien de otro acero con deformación última de rotura superior.

La carga tangencial mínima capaz de resistir la unión al material elastomérico será en servicio de (8 N/mm2), siendo la deformación tangencial correspondiente de siete décimas (0,7).

Las dimensiones de los neoprenos zunchados a disponer son las indicadas en planos del proyecto.

Mortero fluido de alta resistencia

692.5. Ejecución de las obras

En la ejecución se realizarán las siguientes fases:

Construcción de camas de nivelación con mortero estructural de alta resistencia autonivelante  y fraguado rápido. La aplicación del mortero se realizará con paleta, paletín o llana respetando los espesores indicados en la ficha técnica correspondiente. El acabado superficial se conseguirá con fratás de madera, poliestireno expandido, con llana o esponja en el momento en que haya endurecido suficientemente.

Se respetarán las temperaturas de aplicación indicadas en las fichas técnicas de cada uno de los productos a emplear. Asimismo se respetarán también los márgenes de humedad relativa del aire si los hubiese. En general se suspenderá la aplicación cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5ºC o superior a 40ºC.

Se extremará el cuidado de las tolerancias geométricas en el proceso de colocación de los aparatos de apoyo. A este efecto se seguirán con todo detalle las especificaciones indicadas en los planos. En su defecto, se tomarán las medidas de buena ejecución indicadas en las "Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de carretera" del MOPU (1982), así como en la “Nota Técnica sobre aparatos de apoyo en puentes de carretera” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (1995). El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra el proceso previsto para la nivelación y ejecución de los aparatos de apoyo. Asimismo, deberá poner en conocimiento de la misma los controles geométricos efectuados durante el proceso de colocación. Dichos controles serán realizados a primera hora de la mañana o por la noche, antes de que los efectos térmicos en el puente sean de cierta entidad. En cuyo caso la instalación de dichos.

Se vigilará que la placa esté libre en toda su altura, con objeto de que no quede coartada su libertad de movimiento horizontal.

692.6. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de apoyo de neopreno zunchado se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de medida | Decímetros cúbicos (dm3). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Unidades realmente ejecutadas. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, definidos en planos, incluso placas metálicas superior e inferior y placa de acero embebida con pernos sobre las ménsulas. |

Artículo 694. Junta elastomérica de calzada

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 694 del PG-3.

694.1. Definición

Como separación entre tablero de puente y los estribos se dispondrán juntas de calzada capaces de admitir los movimientos requeridos en dichos puntos, y que corresponden a los valores máximos de los movimientos indicados en los planos a partir de su colocación supuesta idealmente a 20ºC.

Las juntas elastoméricas son dispositivos diseñados para absorber los movimientos de estructura. Sus funciones principales son las siguientes:

- Asegurar que los movimientos totales del puente sean proyectados sobre las juntas sin deteriorar los elementos estructurales.

- Ser impermeables y evacuar el agua del tablero de forma rápida y segura.

- No deben ser fuentes de ruidos, impactos y vibraciones al soportar el tráfico.

Las juntas de dilatación para puentes están fabricadas con elastómero reforzado. El material elastomérico utilizado le confiere una gran resistencia a los agentes externos, manteniendo su capacidad elástica y de absorción, resistiendo al desgaste, abrasión, temperatura, intemperie, etc.

Disponen de una armadura interior de acero, diseñada para evitar la deformación del plano de rodadura, dándole la rigidez adecuada. El conjunto se ancla a la estructura por medio de pernos, que se aprietan con arandelas zincadas y tuercas autoblocantes. Una vez montadas las fijaciones mecánicas, se sellan adecuadamente para proporcionar  continuidad a la banda de rodadura.

Podrán a tal fin emplearse las juntas indicadas en los planos o cualesquiera otras que cumplan los requisitos anteriormente indicados y las condiciones señaladas seguidamente, siempre que cuenten con la aceptación de la Dirección de Obra.

694.2. 	Aplicación

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 694.0020 | m | JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 70 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES. |
| --- | --- | --- |

694.3. Materiales

Las juntas de calzada móviles estarán constituidas por material elastomérico reforzado con acero, y siendo admisibles, asimismo, blindajes y/o refuerzos consistentes en aluminio o aleaciones ligeras de alta resistencia.

En los casos de juntas de calzada fija y juntas de acera, se emplearán perfiles en panel constituidos por material elastomérico, de características debidamente contrastadas.

A igualdad de características se estimará su elección en base al grado de impermeabilidad ofrecidos por las juntas.

En esta unidad también se incluye el uso de una banda elástica TPE. Estas son las siglas de Poliolefinas Elastoméricas Termoplásticas, que es la denominación de un grupo específico de poliolefinas que combinan las propiedades de la tecnología de los polímeros termoplásticos y los sintéticos.

Entre dichas propiedades se encuentra la capacidad de ser “soldado en frío” mediante adhesivos de contacto, que permiten la realización de solapes de forma ágil entre bandas o en las uniones con piezas especiales.

Además, proporciona las siguientes capacidades:

- Permanece flexible en todo momento aún a bajas temperaturas.

- Proporciona una gran durabilidad bajo exposición a rayos UV.

- Excelente resistencia a los álcalis, al alquitrán, a la lavandina diluida y a las soluciones medianamente ácidas y salinas.

- Es excelente ya que asegura la impermeabilización sobre juntas y grietas que puedan mostrar movimiento de hasta 5,5 mm (7/32").

- De fácil instalación y compatible con Mapelastic™ así como también con sistemas de membranas impermeabilizantes a base de epoxi.

Propiedades de rendimiento del producto:

Colocación

La colocación de las juntas móviles de calzada se llevará a cabo una vez extendido el pavimento, efectuándose el corte y levantando del mismo en la zona de dicha junta, y la colocación y fijación mediante la preparación y vertido de mortero de epoxi para unión con los bordes del corte, en la zona señalada en los planos. Finalmente se procederá a su fijación al tablero del puente y a los estribos mediante los tornillos apropiados.

Las juntas fijas de calzada y las juntas de acera, se llevarán a cabo efectuando los oportunos cajeados durante la ejecución de la losa del tablero y de los estribos, de manera que se puedan utilizar posteriormente los perfiles elastoméricos con sus oportunos materiales de pegado.

Encima de estos elementos se dispondrá una lámina impermeabilizadora debidamente sellada a la losa, como protección adicional al paso del agua.  Posteriormente, en el caso de aceras se ubicarán los tubos y elementos de fijación de las aceras, bordillos, etc.  definitivos de estas zonas.

La empresa suministradora de las juntas deberá obligatoriamente efectuar la corrección necesaria para corregir los desvíos debidos a las dilataciones térmicas correspondientes al momento de la instalación respecto a los valores medios que han servido para su dimensionamiento en este proyecto (+20º C, en estado neutro), debiendo previamente aprobarse la propuesta correctora por la Dirección de Obra.

Sistema de drenaje de junta

Para garantizar la impermeabilidad se dispondrá de un babero de recogida de aguas que las canalice y evite su paso por la superficie de la estructura. El fuelle deberá ejecutarse de forma que permita adaptarse a los movimientos de la junta, y resistir las acciones correspondientes, incluso la fatiga y las generadas por cuerpos extraños que puedan introducirse (suciedad, roedores, aves, etc), así como presentar accesibilidad y facilidad de limpieza y mantenimiento. Su instalación se realizará correctamente para garantizar una durabilidad similar a la prevista para la propia junta.

Se utilizarán bandas elásticas TPE, tipo Mapeband TPE o similar. Estas son las siglas de Poliolefinas Elastoméricas Termoplásticas, que es la denominación de un grupo específico de poliolefinas que combinan las propiedades de la tecnología de los polímeros termoplásticos y los sintéticos.

El procedimiento de colocación de este elemento es el siguiente:

Preparación de superficies:

- Las superficies deben estar libres de aceite, grasa, pintura, polvo, escamas y materiales friables, y deben estar en plano.

- Se deben retirar todas las pinturas y capas finales mediante limpieza abrasiva o amolado. Esta operación es crítica para superficies que previamente han sido tratadas con resinas poliéster, epoxi o poliuretano o que están conformadas por material vidriado.

- Se deben retirar todos los rastros de óxido, pintura, grasa, etc., mediante una limpieza abrasiva hasta obtener metal base.

- Al momento de aplicarse la banda TPE la superficie debe estar perfectamente seca.

Aplicación del producto

Uso general

- Aplicar la cinta de enmascarar a lo largo del perímetro exterior de la junta o grieta para obtener un área de 1cm (0.4") más ancha que el ancho de la banda TPE.

- Extender el adhesivo usado como agente de pegado dentro del área enmascarada. Aplicar uniformemente el adhesivo en un espesor de entre 1 y 2 mm sobre el sustrato donde la porción de “fieltro” tomará contacto con dicho sustrato. Evite aplicar el adhesivo dentro de la junta.

- Colocar la banda TPE sobre el adhesivo. Presione y suavice con llana para asegurar una adherencia adecuada. Use un rodillo o herramienta de acabado para retirar todas las arrugas, dobleces o burbujas de aire y asegure que haya un contacto uniforme con el sustrato.

- Solapar el borde de la banda mientras que la primera aplicación está aún húmeda, cubriendo completamente la banda de tela con una nueva capa de adhesivo. Suavice el producto con una llana lisa.

- Una vez que se haya aplicado una segunda capa retire lentamente la cinta de enmascarar. La banda debe protegerse de cualquier daño que pueda sufrir (como por ejemplo perforaciones) durante el proceso de aplicación.

Tratamiento de juntas de movimiento

Si se prevén altos niveles de movimiento, se debe colocar Mapeband TPE en forma de “Ω” (omega) desde arriba hacia abajo dentro de la junta.

Entre dichas propiedades se encuentra la capacidad de ser “soldado en frío” mediante adhesivos de contacto, tipo Adesilex o similar, que permiten la realización de solapes de forma ágil entre bandas o en las uniones con piezas especiales.

694.4.  	Medición y abono

Las unidades de obra de ejecución de junta se medirán y abonarán de acuerdo a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metros (m) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales |
| Forma de medición | Metros (m) de junta realmente ejecutados |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. Incluye también todas las operaciones de preparación y levantado de junta existente. |

Artículo 694b. Reposición o sustitución de juntas de calzada de betún modificado.

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 694 del PG-3.

694b.1. Definición

Las juntas de betún modificado, “junta chicle”, son juntas plastoelásticas, constituidas por una mezcla en caliente de betún modificado con elastómeros y árido silíceo o basáltico.

La operación que recoge este artículo consiste en la restitución de las condiciones operativas de la junta de dilatación de calzadas degradadas por aflojamiento, por roturas parciales o por cualquier otra circunstancia que afecte al normal discurrir del tráfico, incluidas aquellas que se hallen en condiciones que puedan hacer esperar próximas averías, aunque por el momento no representen deterioro alguno.

Asimismo, se busca conseguir nuevamente estanqueidad e impermeabilidad en estos puntos conflictivos del tablero.

694b.2. Aplicación

El presente artículo será de aplicación a las siguientes unidades de obra:

| 694.0070N | m | JUNTA DE BETÚN MODIFICADO, CON BANDA ESTANCA ELÁSTICA DE RECOGIDA DE AGUA, INCLUSO IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIE DE TABLERO EN BANDA DE POSICIONADO DE JUNTA, MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, TOTALMENTE EJECUTADA. INCLUSO DEMOLICIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA Y PICADO DE TABLERO DE HORMIGÓN Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. |
| --- | --- | --- |
| 694.0080N | m | JUNTA DE ACERA CON BANDA ESTANCA ELÁSTICA DE RECOGIDA DE AGUA, INCLUSO IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIE DE TABLERO EN BANDA DE POSICIONADO DE JUNTA, MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, TOTALMENTE EJECUTADA, INCLUSO DEMOLICIONES EN ACERADO PARA PREPARACIÓN DE LA SUPREFICIE Y PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. |

La unidad de junta de acera con banda elástica es de aplicación en la materialización de la prolongación de la junta de betún de la calzada en la zona del recrecido del pretil. Está constituida por un perfil de caucho comprimido que permite el movimiento de la junta, pero no las filtraciones de agua.

Este artículo hace referencia a las siguientes operaciones.

- Ejecución de juntas de mástico bituminoso en calzada.

- Demolición del firme a ambos lados de la junta.

- Saneo y limpieza de la zona mediante chorreado con arena.

- Regularización de la superficie con mortero.

- Colocación de la banda TPE y sellado con adhesivo.

- Protección de las altas temperaturas de la banda TPE y su adhesivo mediante mortero de altas resistencias.

- Calentamiento del firme mediante lanza térmica.

- Colocación y recubrimiento de la chapa metálica de distribución sobre mortero de distribución de la banda TPE.

- Extendido de mástico bituminoso en capas de 4-5 cm.

- Compactación de la junta.

- Ejecución de juntas de mástico bituminoso en calzada.

- Saneo y limpieza de la zona mediante chorreado con arena.

- Regularización de la superficie con mortero.

- Colocación de la banda TPE y sellado con adhesivo.

- Colocación del perfil elástomérico.

- Sellado con masilla de poliuretano.

694b.3. Materiales

El material utilizado en la unidad de obra objeto de este artículo consiste en una masilla asfáltica, de aplicación en caliente, a base de betunes modificados con elastómeros. A continuación se describen las características prestacionales del material:

- Aspecto: Pastoso.

- Color: Negro.

- Olor: Débil.

- Punto de ebullición: 100º C (agua).

- Punto de inflamación: Superior a 250º C.

- Solubilidad en agua: Insoluble.

- Densidad: Aprox. 1.4 g/cm3.

- Estabilidad: Estable a temperatura ambiente. Evitar temperaturas superiores a 210 ºC.

- Productos de descomposición peligrosos: Humos, vapores irritantes.

- Capacidad estructural y cinemática, para soportar los esfuerzos y absorber sin fisurarse los movimientos horizontales de ±25mm y verticales de ±3mm, en respuesta a cargas de tráfico pesado y las acciones especificadas en las Instrucciones de Puentes.

- Adaptables a esviajes ≤45º.

- Se valora que, en condiciones normales de servicio, las partes que forman la junta no sean alteradas por la corrosión, el envejecimiento, la luz o las sales de deshielo, garantizando una vida útil de 5 años.

- Notable elongación elástica, alto coeficiente de dilatación y de ductilidad mecánica.

- Resistencia suficiente para evitar roturas locales con grandes huecos o levantamientos parciales.

- Resistencia a la fatiga, el desgaste y al envejecimiento

- Calidad y continuidad de la rodadura en la superficie del tablero, sin necesidad de tratamientos antideslizantes adicionales.

- Estanqueidad total en toda la anchura de la junta incluidas aceras, barreras y el encuentro con el tablero, permitiendo garantizar un alto grado de impermeabilidad.

- Elementos no metálicos deben resistir los ataques atmosféricos y productos químicos habituales en la calzada.

- Elementos metálicos insensibles a la oxidación o con la protección adecuada para evitarla (galvanización en caliente o en frío, imprimación con resinas epoxi apropiadas, disposición de láminas de material elastomérico…).

- Facilidad de inspección y mantenimiento.

- Anchura de la junta comprendida entre 350 y 550 mm.

- El espesor, entre 6 y 10 cm, debe ser aproximadamente igual al 1/5 del ancho del cajeado.

En esta unidad también se incluye el uso de una banda elástica TPE. Estas son las siglas de Poliolefinas Elastoméricas Termoplásticas, que es la denominación de un grupo específico de poliolefinas que combinan las propiedades de la tecnología de los polímeros termoplásticos y los sintéticos.

Entre dichas propiedades se encuentra la capacidad de ser “soldado en frío” mediante adhesivos de contacto que permiten la realización de solapes de forma ágil entre bandas o en las uniones con piezas especiales.

Además, proporciona las siguientes capacidades:

- Permanece flexible en todo momento aún a bajas temperaturas.

- Proporciona una gran durabilidad bajo exposición a rayos UV.

- Excelente resistencia a los álcalis, al alquitrán, a la lavandina diluida y a las soluciones medianamente ácidas y salinas.

- Es excelente ya que asegura la impermeabilización sobre juntas y grietas que puedan mostrar movimiento de hasta 5,5 mm (7/32").

- De fácil instalación y compatible con sistemas de membranas impermeabilizantes a base de epoxi.

Propiedades de rendimiento del producto:

694b.5. Ejecución de las obras

- Junta de calzada.

El método de trabajo para la retirada y sustitución de las juntas de calzas incluirá las siguientes operaciones:

- Señalización de las obras, ocupación de los carriles.

- Estudio del rango de movimientos admisibles: Verificación de la idoneidad de la tipología de la junta.

- Fresado del aglomerado en la zona de junta, aburjardado de la losa.

- Eliminación de la junta deteriorada.

En esta etapa se procede a la extracción de la junta existente y del aglomerado necesario para llegar a una anchura de 35 a 55c m centrados sobre la junta. Esta operación se realiza en tramos sucesivos de forma que se permita el tráfico durante las obras.

La profundidad del cajeado será igual al espesor del pavimento y no menor de 6-7 cm. Una vez realizado el cajetín, se limpia el tablero y se regulariza su superficie si es necesario.

Si la junta preexistente fuera también de betún modificado, esta etapa consistiría en el corte y picado de la junta original. Se procederá a cortar con máquina de disco de diamante, a la profundidad adecuada, y a continuación se retiraría el aglomerado entre cortes y se procedería a preparar adecuadamente la superficie de fondo de la caja, mediante repicado mecánico.

- Limpieza de la zona de trabajos, con aire a presión, utilizando picos, palas, etc.

- Montaje de la nueva junta de dilatación.

No debe utilizarse con temperaturas inferiores a 8°C, ni con pavimento húmedo.

Preparación del cajeado. Con mortero especial de alta resistencia y previo tratamiento de la superficie del fondo de la caja con resinas de unión, se colocará una capa de recrecido o nivelación hasta alcanzar la cota adecuada.

Cuando el cajetín se realiza por serrado del pavimento debe asegurarse que su geometría es la correcta para recibir la junta proyectada.

Terminar el cajetín con una limpieza absoluta, sin restos de imprimación asfáltica, lechada, manchas o material suelto.

Instalación en la abertura de la junta un cordón de caucho compresible y colocación de una chapa de acero galvanizado anclada en un lado, centrada sobre la junta. Es posible que antes de esta tarea deba realizarse una preparación de bordes para que el cordón quede correctamente alojado.

Si no se coloca el cordón anterior, se puede preparar la junta mediante una lanza térmica que proyecta un chorro de aire caliente sobre la fisura y sus labios, el cuál producirá, un calentamiento de la superficie interna de los mismos a una temperatura entre 80° y 100°C favoreciendo sin aplicar llama directa, la perfecta unión con el producto de sellado.

Asimismo, para el correcto drenaje de la junta, como se explica con mayor detalle más abajo, se colocará por debajo de la chapa metálica una banda elástica de sellado e impermeabilización, a modo de babero, para evacuar adecuadamente el agua que se pudiese filtrar hasta ella.

Relleno con el ligante y el árido por tongadas, seguir vertiendo hasta rellenar todos los huecos existentes. La temperatura del ligante deberá ser de 165° aproximadamente. Los áridos deben estar precalentados para no enfriar la mezcla en la puesta en obra. Una vez que está rellena la caja y se ha enfriado hasta la temperatura adecuada, se compactará.

Sellado superficial y extensión de una fina capa de árido silíceo de 3mm de tamaño máximo.

- Repavimentación, incluyendo la zona de la junta.

- Junta de acera.

El método de trabajo de sustitución de las juntas de acera incluirá las siguientes operaciones:

- Señalización de las obras.

- Estudio del rango de movimientos admisibles: Verificación de la idoneidad de la tipología de junta.

- Cajeado del zócalo de hormigón presenta sobre la junta estructural.

Las dimensiones de este cajeado se estudiarán en relación de las características y especificaciones concretas que indique el fabricante del perfil.

En principio, cuando se ejecuten en periodo de elevadas temperaturas, en las que el puente se encontrará dilatado, el cajeado se realizará de ancho ligeramente inferior al ancho del perfil, de modo que el perfil se coloque precomprimido y que cuando el puente se contraiga al bajar las temperaturas la junta funcione correctamente y no quede abierta rápidamente.

Sin embargo, en época de bajas temperaturas, el cajeado se realizará de un ancho ligeramente superior al ancho del perfil, se colocará el perfil en el eje del cajeado y se rellenarán los bordes del cajeado con fondos de junta, de modo que cuando las temperaturas se incrementen y el puente se dilate el perfil no quede excesivamente comprimido.

- Ubicación de la banda TPE

La banda TPE a disponer bajo la junta de acera será la continuación de la banda TPE que se ha colocado en la junta de calzada.

Se debe garantizar que la pendiente es la adecuada para facilitar la escorrentía del agua recogida por esta banda y que llegue hasta la caldereta de desagüe prevista.

- Colocación del perfil de neopreno.

En función de lo anteriormente indicado en relación a las temperaturas en el momento de la aplicación, el perfil se colocará precomprimido o sin precomprimir en el cajeado para garantizar el correcto funcionamiento del perfil en las contracciones o dilataciones esperadas.

- Sellado de la junta con masilla de poliuretano.

Se garantizará la estanqueidad de la junta mediante el sellado con masilla de poliuretano en el entorno del perfil de caucho.

Sistema de drenaje de junta

Para garantizar la impermeabilidad se dispondrá de un babero de recogida de aguas que las canalice y evite su paso por la superficie de la estructura. El fuelle deberá ejecutarse de forma que permita adaptarse a los movimientos de la junta, y resistir las acciones correspondientes, incluso la fatiga y las generadas por cuerpos extraños que puedan introducirse (suciedad, roedores, aves, etc), así como presentar accesibilidad y facilidad de limpieza y mantenimiento. Su instalación se realizará correctamente para garantizar una durabilidad similar a la prevista para la propia junta.

Se utilizarán bandas elásticas TPE. Estas son las siglas de Poliolefinas Elastoméricas Termoplásticas, que es la denominación de un grupo específico de poliolefinas que combinan las propiedades de la tecnología de los polímeros termoplásticos y los sintéticos.

El procedimiento de aplicación de este elemento es el siguiente:

Preparación de superficies:

- Las superficies deben estar libres de aceite, grasa, pintura, polvo, escamas y materiales friables, y deben estar en plano.

- Se deben retirar todas las pinturas y capas finales mediante limpieza abrasiva o amolado. Esta operación es crítica para superficies que previamente han sido tratadas con resinas poliéster, epoxi o poliuretano o que están conformadas por material vidriado.

- Si se aplica sobre superficies metálicas, se deben retirar todos los rastros de óxido, pintura, grasa, etc., mediante una limpieza abrasiva hasta obtener metal base.

- Al momento de aplicarse la superficie debe estar perfectamente seca.

Aplicación del producto

Uso general

- Aplicar la cinta de enmascarar a lo largo del perímetro exterior de la junta o grieta para obtener un área de 1cm (0.4") más ancha que el ancho de la banda TPE.

- Extender el adhesivo usado como agente de pegado dentro del área enmascarada. Aplicar uniformemente el adhesivo en un espesor de entre 1 y 2 mm sobre el sustrato donde la porción de “fieltro” tomará contacto con dicho sustrato. Evite aplicar el adhesivo dentro de la junta.

- Coloque TPE sobre el adhesivo. Presione y suavice con llana para asegurar una adherencia adecuada. Use un rodillo o herramienta de acabado para retirar todas las arrugas, dobleces o burbujas de aire y asegure que haya un contacto uniforme con el sustrato.

- Solapar el borde TPE mientras que la primera aplicación está aún húmeda, cubriendo completamente la banda de tela con una nueva capa de adhesivo. Suavice el producto con una llana lisa.

- Una vez que se haya aplicado una segunda capa se retira lentamente la cinta de enmascarar. Debe protegerse de cualquier daño que pueda sufrir (como por ejemplo perforaciones) durante el proceso de aplicación.

Tratamiento de juntas de movimiento

Si se prevén altos niveles de movimiento, se debe colocar banda TPE en forma de “Ω” (omega) desde arriba hacia abajo dentro de la junta.

Entre dichas propiedades se encuentra la capacidad de ser “soldado en frío” mediante adhesivos de contacto que permiten la realización de solapes de forma ágil entre bandas o en las uniones con piezas especiales.

El desagüe del agua recogida por estas bandas se realizará a través de cazueletas con bajantes que redijirán el agua a una zona fuera de la calzada inferior para que no interfiera en la circulación de los vehículos bajo la estructura.

694b.6. Recepción

La recepción de las unidades a las que aplica el presente artículo queda vinculada a la comprobación de las siguientes premisas:

- Defectos de fabricación o inadecuada ejecución de la junta.

- Fisuras que evidencien problemas confort en la rodadura o de falta de estanqueidad en la propia junta o en las entregas.

- Falta de material en tramos del aparato de junta o módulos enteros.

- Degradación del material aglomerado de los alrededores de la junta (cajeado): fisuras, grietas o cuarteamientos.

- Alineación deficiente entre placas o chapas constituyentes de la junta que produce discontinuidad en la rodadura.

- Se han retirado todos los residuos y ha quedado limpia la zona de actuación.

Se valora que, en condiciones normales de servicio, las partes que forman la junta no sean alteradas por la corrosión, el envejecimiento, la luz o las sales de deshielo.

694b.7. Control De Calidad

El contratista deberá llevar a cabo la siguiente verificación de los materiales y procedimientos.

Puntos a comprobar antes del comienzo de los trabajos.

- Comprobación de la existencia y cumplimiento de las advertencias de las fichas de seguridad de los productos empleado.

- Se cuenta con todos los materiales y herramientas para la realización del trabajo

- Condiciones de almacenamiento: es conveniente mantenerlo en lugares secos y evitar la exposición prolongada al sol. No debe utilizarse con temperaturas inferiores a 8°C, ni con pavimento húmedo.

Puntos a comprobar durante la ejecución

- Señalización está dispuesta de acuerdo con los supuestos previstos en la Norma de Señalización de obras. Instrucción 8.3.I.C. y manual de ejemplos de señalización de obras fijas del Ministerio de Fomento

- En el montaje de la junta se siguen las instrucciones del fabricante.

  - Control de los ligantes bituminosos usados de acuerdo al tipo de mezcla, temperatura, aplicación, etc

  - Medición del ancho y profundidad de juntas

  - Notable elongación elástica, alto coeficiente de dilatación y de ductilidad mecánica.

  - Temperatura ambiental y de aplicación.

- Para la resistencia a fatiga se valora: la concepción de los componentes, las uniones, las formas materiales y modo de fabricación de la junta.

- En el enrase de la superficie de la junta con el pavimento menor de 1cm.

- No ejecutar pendientes longitudinales en la zona de juntas ya que distorsiona el enrase como consecuencia de los movimientos horizontales del borde de los tableros.

- Evitar elementos sueltos o con articulaciones mecánicas.

694b.8. Tratamiento De No Conformidades

| No Conformidades | Tratamiento de no conformidades |
| --- | --- |
| Defectos superficiales | Serán admisibles oquedades o protuberancias cuyas dimensiones máximas sean inferiores a seis milímetros (6mm) de extensión y un milímetro y medio de profundidad. Se admitirán rebabas en las líneas producidas por los trónqueles de menos de seis milímetros (6mm) de ancho, un milímetro y medio (1.5mm) de profundidad y cincuenta centímetros (50cm) de longitud. |
| Deterioro del sistema de drenaje | Será inadmisible por lo que el contratista junto con el director de obra deberán adoptar una solución adecuada que permita remedirá dicho problema. |
| Separación insuficiente entre los anclajes y el borde del tablero o el muro estribo | Será inadmisible por lo que el contratista junto con el director de obra deberán adoptar una solución adecuada que permita remedirá dicho problema. |
| Desnivelación entre el firme y la propia junta o entre ambos lados de la junta | Será inadmisible por lo que el contratista junto con el director de obra deberán adoptar una solución adecuada que permita remedirá dicho problema. |
| Incorrecto espesor y anchura del relleno elástico que ocasiona excesivo hundimiento y abultamiento en los movimientos de apertura y cierre afectando al nivel de comodidad del tráfico | Será inadmisible por lo que el contratista junto con el director de obra deberán adoptar una solución adecuada que permita remedirá dicho problema. |
| Degradación con expulsión de material en las bandas de transición o en pavimento | Será inadmisible por lo que el contratista junto con el director de obra deberán adoptar una solución adecuada que permita remedirá dicho problema. |
| Colocación de un tipo de junta diferente al definido en el informe. | El Director de Obra exigirá la realización del plano correspondiente a la junta a colocar, recogiendo todos los detalles de colocación y reglaje expuesto anteriormente, revisando especialmente la estanqueidad, cuando ésta sea necesaria. |

694b.9.  Medición y Abono

La medición y el abono de la unidad de junta de betún modificado se realizarán conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales |
| Forma de medición | Medición de longitud realmente colocada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye materiales, transporte y colocación además de todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución, incluso corte de pavimento y limpieza previa a la reposición. |

Artículo 695. Prueba de carga

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 695 del PG-3.

695.1.  Definición y aplicación

Con el fin de controlar la adecuada concepción y la buena ejecución del nuevo vano central de los tablero de la estructura mediante el examen de su comportamiento bajo las cargas de explotación, se llevará a cabo una prueba de carga de cada vano nuevo del proyecto y control de mediciones, de acuerdo con las directrices generales incluidas en las "Recomendaciones para la Realización de Pruebas de Carga de Recepción en Puentes de Carretera", del Ministerio de Fomento (D.G.C.), de 1999.

El Contratista Adjudicatario deberá presentar un proyecto de prueba de carga conforme a la citada Normativa una vez defina con precisión los vehículos que va a utilizar para la realización de dicha prueba.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 695.0010 | ud | REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES ISOSTÁTICOS. |
| --- | --- | --- |
| 695.0040 | ud | REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO ≤ 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m |
| 695.0120 | ud | PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE CARGA |

695.2. 	Materiales

Los camiones a utilizar en la prueba de carga cumplirán los requisitos establecidos en las citadas Recomendaciones, de forma que las solicitaciones teóricas elegidas sean prácticamente idénticas a las producidas por los vehículos previstos.

Los equipos de medida cumplirán lo especificado en dicha Recomendación, y serán manipulados por personal adecuadamente formado, de manera que los datos y resultados respondan fehacientemente a la respuesta de la estructura en las diferentes fases de carga.

695.3. 	Ejecución de la prueba

La obra se someterá a las pruebas de carga antes de abrirse al tráfico.

En el momento de iniciarse las pruebas, el hormigón de cualquier elemento resistente de la obra deberá haber presentado una resistencia superior a fck en los ensayos de rotura de probetas.

Antes de comenzar las pruebas se dispondrá de las características de los vehículos: dimensiones, cargas por eje y distancias entre vehículos con el fin de comprobar la adecuación con el proyecto previsto.

Antes de comenzar las pruebas se realizará una inspección general de la estructura, incluyendo aparatos de apoyo, juntas y elementos singulares: diafragmas, mamparas, celosías internas, etc.

Se comprobará, asimismo, que los elementos auxiliares de acceso a las zonas de control y trabajo estén correctamente adaptados con el fin de no retrasar o entorpecer el proceso de ensayo.

Se controlarán especialmente las condiciones generales del ambiente, especialmente los cambios climatológicos y de las situaciones de soleamiento, previo y durante el proceso de ensayo, determinando claramente los aspectos específicos de estos cambios.

La medición de flechas se realizará mediante flexímetros, colocados en los puntos de medida indicados en la Memoria de la Prueba de Carga, y flexímetros de contraste en los puntos de apoyo.

Al finalizar las pruebas se redactará un Acta en la que, además de las observaciones que pueda estimar oportunas el Director de la obra, se incluirá:

- Datos Generales.

- Personas asistentes, organismos y/o empresas a quienes representan, fechas.

- Descripción de la prueba.

- Estado de la obra previo a la realización.

- Movimientos medidos.

Se indicarán todos los detalles de interés que hayan sido observados en la inspección descrita.

695.4.	 Medición y abono

La medición y abono de la redacción proyecto de la prueba de carga se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de Medida | Unidad (ud) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras |
| Forma de medición | Proyecto e informe de prueba de carga |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio comprende todos los conceptos que se incluyen en la definición de la unidad de obra. Se incluye la redacción del proyecto con la definición de los medios necesarios para la realización de la prueba de carga, cálculos y planos para la correcta definición de la prueba y carga. |

La medición y abono de la puesta a disposición de equipos de carga se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de Medida | Unidad (ud) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras |
| Forma de medición | Unidades de puesta a disposición de equipos para la prueba de carga |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye la puesta a disposición de los equipos para la prueba de carga y su disponibilidad durante el tiempo total que dure la misma, así como la retirada una vez terminada la prueba. |

La medición y abono de la prueba de carga se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de Medida | Unidad (ud) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras |
| Forma de medición | Unidades de prueba de carga realizadas en obra |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio comprende todos los conceptos que se incluyen en la definición de la unidad de obra. Se incluye por tanto en el precio la realización de la prueba de carga con todos los elementos y medios necesarios para la realización de la misma según el proyecto presentado. |

Artículo 696. Picado de superficies deterioradas del hormigón

696.1. 	Definición

El picado y saneado del hormigón en superficies deterioradas se realizará hasta descubrir las armaduras si existen indicios de corrosión, o hasta la obtención de material sano y competente en caso contrario, eliminando siempre los recubrimientos mal adheridos.

En este artículo se rigen las prescripciones a seguir en la actuación para el picado y saneo de la losa postesada de la estructura existente localizada en el P.I. 2+275 de la actuación.

696.2. 	Aplicación

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a la siguiente unidad de obra:

| 690.0110N | m2 | PICADO Y SANEADO DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DETERIORADAS, EN ESTRUCTURAS SINGULARES O REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS, ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS MAL ADHERIDOS, INCLUIDO EL CEPILLADO Y LIMPIEZA DE ARMADURAS, P.P. DE PASIVACIÓN DE ARMADURAS VISTAS MEDIANTE PINTURA ESPECÍFICA A BASE DE CEMENTO Y RESINA EPOXI Y LA CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR AUTORIZADO DEL PRODUCTO PICADO. |
| --- | --- | --- |

Las operaciones incluidas en este artículo son las siguientes:

- Montaje de los equipos y medios auxiliares para la correcta ejecución de los trabajos.

- Ejecución del picado mediante métodos mecánicos o manuales.

- Limpieza completa y cepillado de la superficie preparada.

- Pasivación de las armaduras mediante pintura específica a base de cemento y resina epoxi.

- Retirada de los restos generados hasta el punto de gestión de residuos.

696.3. 	Materiales

Se aportarán los elementos necesarios para la pasivación de armaduras vistas, cuando proceda.

696.4. 	Ejecución de las obras

Las obras se ejecutarán por métodos mecánicos como martillos picadores de baja potencia, con apoyo de medios manuales tradicionales, como punteros, cinceles y macetas complementando todo ello, si se estima conveniente, con el empleo de amoladoras o fresadoras.

El picado podría realizarse en ocasiones en zonas pequeñas y/o de difícil maniobra en cuanto a espacios libres para su ejecución y transporte o empleo de maquinaria. Por ello en estas zonas se utilizarán únicamente herramientas manuales, que permitan un acabado más perfilado.

Para garantizar la aplicabilidad de la reparación, las zonas deberán poseer formas geométricas sencillas tras el picado, para lo cual, se tenderá a la formación de ángulos rectos en los huecos obtenidos, tanto en ángulos interiores como exteriores.

Según el grado de deterioro, el picado y saneo se realizará hasta descubrir completamente las armaduras, en caso de existir indicios de corrosión, o hasta la obtención de material sano y competente. Con este picado se eliminará:

- El hormigón delaminado o microfisurado y visiblemente en mal estado o con indicios de carbonatación

- El hormigón de la parte posterior de las armaduras hasta una profundidad equivalente a su diámetro (en los casos que se requiera llegar hasta las armaduras) descubriendo toda la longitud oxidada de armaduras hasta encontrar la parte no afectada de las mismas. Si se descubriesen armaduras no oxidadas, deberá garantizarse su adherencia posterior al material de reparación mediante la aplicación del puente de unión correspondiente

Durante la acción de retirada mecánica del hormigón, se producirá siempre polvo en el plano de fractura. Al término de los trabajos, la superficie debe quedar completamente libre de polvo. Este efecto se puede lograr mediante aspiración o proyectando aire comprimido exento de aceite. También se pueden usar pulverizadores con agua a presión, cuando la humedad del hormigón no sea un problema para las acciones posteriores, o cuando haya tiempo para que la superficie quede completamente seca.

La preparación de superficies y barras de acero para la posterior reparación estructural se realizará conforme a las especificaciones recogidas en el presente Pliego, cumpliendo en todo momento la normativa europea EN ISO 8501.

En virtud de la norma, se describen cuatro grados de oxidación que se encuentran normalmente en las superficies de acero no revestido y que se recogen a continuación:

Patrones fotográficos del grado de oxidación

La norma ISO 8501-1 identifica también ciertos grados de limpieza visual (denominados grados de preparación) tras la actuación sobre la superficie de acero no revestido y de las superficies de acero después de eliminar totalmente cualquier revestimiento anterior. En el ámbito del informe, existen dos grados de preparación según el método de limpieza utilizado: limpieza con chorro de arena “Sa” o limpieza manual mecánica “St”.

| Limpieza por chorro abrasivo |  |
| --- | --- |
| Sa 1 | Limpieza por chorro abrasivo ligero |
| Sa 2 | Limpieza por chorro abrasivo intenso |
| Sa 2 | Limpieza por chorro abrasivo a fondo |
| Sa 3 | Limpieza por chorro hasta que el acero quede visiblemente limpio (“metal blanco”) |
| Limpieza manual mecánica |  |
| St 2 | Limpieza manual y mecánica intensa |
| St 3 | Limpieza manual y mecánica fondo |

Grados de preparación

| Grado de oxidación | Patrones fotográficos de grados de preparación de superficie | Descripción |
| --- | --- | --- |
| A |  | Superficie de acero completamente recubierta con las costras de fábrica o laminilla, firmemente adheridas, y en la mayoría de los casos con poco o nada de oxidación. Este grado es el que normalmente presenta el acero recién manufacturado o poco tiempo después de su salida del tren de laminación en caliente. |
| B |  | Superficie de acero que ha iniciado su corrosión y de la que ha comenzado a desprenderse poco a poco la laminilla. Este grado es el que normalmente presenta la superficie del acero después de haber permanecido expuesta a la intemperie, sin protección, en una atmósfera medianamente corrosiva durante 2 ó 3 meses. |
| C |  | Superficies de acero en la que la corrosión ha hecho desprender casi la totalidad de la laminilla, pero que todavía no presenta picaduras detectables a simple vista, pero sí se aprecia claramente corrosión por oxidación. Este grado es el que normalmente presenta la superficie del acero que ha sido expuesta a la intemperie, sin protección, en una atmósfera medianamente corrosiva durante 1 año aproximadamente |
| D |  | Superficies de acero de la que se ha desprendido la totalidad de la laminilla y en la que se observa a simple vista bastante óxido y picaduras (puntos de corrosión). Este grado corresponde al estado de una superficie de acero después de una exposición a la intemperie, sin protección, en una atmósfera medianamente corrosiva durante unos 3 años aproximadamente. |

Grados de oxidación y preparación

En caso de existir armaduras a la vista, deberán desoxidarse por medios mecánicos hasta grado Sa2 ½, según ISO 8501-1/ISO 12944-4, en la totalidad de la circunferencia del armado o de las barras metálicas a tratar. Para ello, como se ha comentado anteriormente, la eliminación del óxido se realizará mediante chorreado con arena a presión de forma generalizada y mediante cepillado en las zonas de difícil acceso o las caras de armadura que queden entre el hormigón central y la armadura.

Preparación de superficies de armaduras con chorro de arena

Una vez eliminados todos los restos de óxido de la armadura, se procederá a la comprobación de la cuantía geométrica de acero restante, para proceder a la reposición de las armaduras dañadas o con cuantía insuficiente. Esto se llevará a cabo mediante su sustitución y correcto solape con armadura sana y en cuantía suficiente.

Una vez preparadas las barras de acero, se procederá a su pasivado.

696.5 Recepción

La superficie resultante del picado deberá estar sana, con irregularidades de al menos 3 mm manteniendo formas geométricas sencillas para garantizar la aplicabilidad de la reparación.

La superficie al término de los trabajos estará completamente libre de polvo.

696.7 Control de calidad

Generalidades

Los parámetros de análisis, así como la frecuencia de observación o de ensayo deben estar de acuerdo con las siguientes especificaciones:

| Característica | Método de ensayo | Referencia de ensayo | Frecuencia de ensayo |
| --- | --- | --- | --- |
| Limpieza | Examen visual Ensayo de secado(con trapo húmedo) | - | Después de la preparación e inmediatamente antes de la aplicación de los productos de reparación |
| Regularidad del sustrato | Examen visual Ensayos de dirección de irregularidades | UNE 82-301-86 (ISO 468-1982 | Antes de la aplicación de los productos de reparación |
| Rugosidad | Examen visual Método de la superficie de arena o Perfilómetro | EN 1766 EN ISO 3274 ISO 4287/1-1984 | Antes de la aplicación de los productos de reparación |

696.7. Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Profundidad de picado insuficiente. | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. El picado de los hormigones se seguirá hasta descubrir un hormigón sano, exento de zonas mal adheridas o sueltas. |

696.8. Medición y abono

La medición y abono de las unidades de impermeabilización paramentos enterrados se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros cuadrados (m2) realmente ejecutados en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso la completa limpieza de la superficie picada y la pasivación de las armaduras implicadas. |

Artículo 697. Imposta metálica

697.1. 	Definición

Se refiere este capítulo a las piezas metálicas laminadas que se colocan en el extremo lateral de los tableros de las estructuras localizadas en los P.I. 0+820 y P.I. 2+275 del presente proyecto.

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:

- Replanteo previo.

- Ejecución de anclajes mecánicos a la losa de hormigón.

- Colocación de la imposta metálica. La nueva imposta será de acero galvanizado e irá atornillada a los tacos de anclaje.

- Rejuntado de piezas si es necesario.

- Retirada de elementos auxiliares, apuntalamientos.

697.2. 	Aplicación

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 690.0090N | m | IMPOSTA Y COLOCACIÓN DE IMPOSTA METÁLICA GALVANIZADA, INCLUSO ELEMENTOS DE ANCLAJE Y MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE TERMINADA |
| --- | --- | --- |

697.3. 	Materiales

Las impostas metálicas se realizarán con chapas de acero galvanizado en caliente de 5 mm de espesor y pintadas en taller; los pernos serán de acero grado 4.6 y de 12 mm de diámetro.

Las piezas tendrán los taladros definidos en los Planos para su propio anclaje al tablero, con tolerancias suficientes para solventar posibles desviaciones durante la ejecución de las obras.

Los elementos de anclaje de la imposta al tablero serán tacos de anclaje mecánico. Cada anclaje deberá soportar una tracción mínima de diseño igual o superior a Fd=1,4 kN en todas las direcciones. Los anclajes mecánicos podrán ser desatornillados para permitir el desmontaje de la imposta.

697.4. 	Ejecución de las obras

Las impostas se ejecutarán según la geometría y características representadas en los Planos del presente Proyecto. Las impostas metálicas se suministrarán desde taller debidamente mecanizadas según indicación de la Dirección de las Obras.

Los tacos de anclaje se dispondrán tras la ejecución del zócalo de hormigón, una vez ha fraguado éste, y correctamente ubicados mediante replanteo. Una vez finalizado el proceso de hormigonado los tacos de anclaje deberán de fijarse mecánicamente con el fin de evitar movimientos y encajar correctamente con las piezas ejecutadas en taller.

La disposición y el tipo de anclaje previsto en planos deberá, en todo caso, adaptarse a las especificaciones particulares del sistema de anclaje que defina el proveedor el elemento.

Se comprobará sobre la imposta colocada y antes del enroscado final de los tacos definitivos que las aristas y elementos rectos no presentan curvaturas ni flechas superiores a un (1,0) cm medido con regla de cuatro (4,0) m. Las superficies no presentarán ralladuras ni desconchones de la pintura, debiendo presentar un tono uniforme todos los módulos de imposta. Se rechazarán aquellas piezas sobre las que se aprecien abolladura y las que no encajen correctamente con las piezas contiguas.

Cualquier daño que pueda producirse como consecuencia de la realización de las obras posteriores en la estructura, será reparado a su costa por el Contratista.

697.5. Medición y abono

La medición y abono de la unidad se llevará a cabo según las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Metros (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Longitud de imposta realmente colocada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye todos los materiales, incluso tratamiento de pintura, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. Así como su fabricación, suministro, transporte, colocación, nivelación y anclajes. |

Artículo 698. Aplicación manual de mortero para reparación estructural del hormigón

698.1. 	Definición

Se consideran productos y/o sistemas de reparación estructural del hormigón a aquellos que remplazan hormigón deteriorado, recuperando la integridad estructural y la durabilidad del elemento reparado. Asimismo será aplicable a elementos de hormigón en masa degradado por agentes químicos de tipo ácido así como a elementos con defectos de hormigonado que hayan provocado la ausencia del hormigón en alguna de sus partes.

Este objetivo se consigue mediante la eliminación del hormigón degradado, y la aplicación de puente de unión y mortero de reparación seguido de la aplicación eventual de un revestimiento protector según las necesidades de aislamiento químico, en caso de que los recubrimientos de las armaduras del hormigón estén por debajo de lo especificado en el artículo 37.2.4 de la EHE o la estructura en general y la reparación efectuada en particular estén expuestos a ambientes con agresividad especial (p.e. Q, H, F, E).

698.2. 	Aplicación

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a la siguiente unidad de obra:

| 610.0230N | m2 | RECONSTRUCCIÓN GEOMÉTRICA DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO ESTRUCTURAL R4 TIXOTRÓPICO DE ALTA COMPATIBILIDAD CON EL HORMIGÓN, PARA REPARACIÓN SUPERFICIAL ESTRUCTURAL HASTA 5 cm, A BASE DE CEMENTO, ÁRIDOS SELECCIONADOS, ADICIONES Y FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIACRILONITRILO, TIPO TIXOTRÓPICO, INCLUSO PERFILADO DE ARISTAS Y ACABADO FRATASADO MANUAL, MEDIDA LA SUPERFICIE TOTALMENTE EJECUTADA. |
| --- | --- | --- |

- Diagnóstico del estado del hormigón.

  - Inspección visual del deterioro para cotejar el diagnóstico de la reparación y los productos a emplear definidos en proyecto.

  - Resistencia a tracción superficial

  - Medida de la profundidad de carbonatación

  - Contenido en cloruros y sulfatos

  - Medida de la humedad superficial.

- Preparación del material mediante su amasado con agua, manualmente o con un batidor eléctrico para conseguir la consistencia requerida.

- Aplicación del mortero por métodos manuales tradicionales o mediante la utilización de equipos de proyección por vía húmeda.

- Moldeado del volumen utilizando espátulas, llanas o largueros.

- Acabado superficial: una vez endurecido: lijado y esculpido de las partes deseadas, y pigmentación con tintes orgánicos para conseguir el efecto deseado, en caso de especificar tales requerimientos.

698.3. Materiales

Los parámetros generales de los productos de reparación estructural serán los correspondientes a morteros de reparación de tipo R4 según la nomenclatura recogida en la norma EN-1504-3 (Reparación estructural y no estructural) y presentarán, como mínimo, las siguientes prestaciones:

| Mortero de reparación R4 | Unidad | Requerimiento | Método de ensayo |
| --- | --- | --- | --- |
| Granulometría | mm | Máximo 1,5 | EN 12192-1 |
| Espesores aplicables | mm | 5-50 | - |
| Agua de amasado | l/saco de 25 kg | Aprox 3,8 – 4,2 | - |
| Tiempo de trabajabilidad | Minutos | 45 - 60 | EN 13294 |
| Resistencia compresión a 1 día. | N/mm2 | ≥ 18 | EN 12190 |
| Resistencia compresión a 7 día. | N/mm2 | ≥ 40 | EN 12190 |
| Resistencia compresión 28 días. | N/mm2 | ≥ 60 | EN 12190 |
| Módulo E | MPa | ≥ 20.000 | EN 13412 |
| Adherencia (28 días) | MPa | ≥ 2 | EN 1542 |
| Adherencia ciclos hielo-deshielo | MPa | ≥ 2 | EN 13687-1 |
| Resistencia carbonatación | mm | D ≤ hormigón de referencia | EN 13295 |
| Absorción capilar | Kg/m2h-0.5 | ≤ 0,5 | EN 13057 |
| Contenido en cloruros | % | ≤ 0,05 | EN- 1015-17 |
| Reacción al fuego | - | Clase A1 |  |
| Sustancias peligrosas | - | Cumplir con 5.4 |  |

En cualquier caso, deberá analizarse con detenimiento la compatibilidad entre el hormigón soporte y el mortero de reparación. Esta cualidad es un criterio de vital importancia ya que el mortero de reparación sustituye a una parte de hormigón dañado y debe realizar su función original. Por ello esta cualidad debe ser analizada con detenimiento. Según las directrices de la norma europea EN 1504-3 para la reparación estructural del hormigón,  cuatro puntos de vista:

- Compatibilidad química.

- Compatibilidad electroquímica.

- Compatibilidad dimensional.

- Compatibilidad constructiva.

698.4. 	Ejecución de las obras

La aplicación del mortero se realizará con paleta, paletín o llana respetando los espesores indicados en la ficha técnica correspondiente. El acabado superficial se conseguirá con fratás de madera, poliestireno expandido, con llana o esponja en el momento en que haya endurecido suficientemente.

Se respetaran las temperaturas de aplicación indicadas en las fichas técnicas de cada uno de los productos a emplear. Asimismo se respetarán también los márgenes de humedad relativa del aire si los hubiese. En general se suspenderá la aplicación cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5ºC o superior a 40ºC.

Cuando el mortero aplicado empiece a perder brillo superficial se iniciará un proceso de curado. El curado podrá realizarse mediante un regado continuo con agua, en la disposición de plásticos o arpilleras húmedas o con líquidos filmógenos.

698.5 Recepción

Para la recepción de la actuación se comprobará la ausencia de zonas huecas mediante leve golpeo con elemento metálico y detección de sonido diferencial, localizando zonas huecas mal compactadas o no adheridas.

| Característica | Método de ensayo | Frecuencia de ensayo |
| --- | --- | --- |
| Idoneidad de producto y sistema | Visual o certificado escrito | Antes de la aplicación |
| Idoneidad del cemento | Visual o certificado escrito | Antes de uso |
| Idoneidad del árido | Visual o certificado escrito | Antes de uso |
| Idoneidad del Agua | Visual o certificado escrito | EN206 |
| Idoneidad del aditivo | Visual o certificado escrito | Antes de uso |
| Idoneidad del polímero | Visual o certificado escrito | Antes de uso |

698.6. Control de calidad

El control de calidad de la obra se entenderá enmarcado dentro del concepto de calidad total que consiste en el establecimiento de control en cada uno de los procesos realizados en obra, según las especificaciones dadas en la EN:1504 – 10 Aplicación en la obra y calidad.

En el caso de que los materiales y productos dispongan de marcado CE según la directiva 89/106CEE, se comprobará su conformidad mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE son acordes a las especificaciones contempladas en el Proyecto.

La dirección facultativa, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales y productos que se empleen en la reparación.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad corresponderá:

- Un control documental

- En su caso, control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía adicional equivalente

- En su caso, un control experimental mediante la realización de ensayos que estime el Director de Obra.

Para ello se refieren a continuación un conjunto de ensayos y comprobaciones que podrán aplicarse en parte o en su totalidad en las obras realizadas dentro del ámbito del presente Pliego de Condiciones.

Control de recepción de materiales.

Los materiales deberán cumplir los requisitos establecidos en la norma EN 1504-9. Concretamente se comprobarán los siguientes parámetros:

Controles adicionales

En cualquier caso, a la llegada del material a la obra se comprobarán y anotarán los siguientes aspectos:

- Cómputo de las cantidades recibidas.

- Comprobación de la denominación de los mismos y de la correcta identificación de la totalidad de envases.

- Inspección visual del estado de los envases descartando aquellos que presenten roturas con pérdida de material.

- Comprobación de la fecha límite de uso de los materiales que deberá estar claramente indicada en cada uno de los envases.

Control de los acopios.

Se comprobará que los materiales se almacenan a cubierto (protegidos del sol y de fuentes de calor) en lugar fresco y seco y en sus envases originales cerrados. Los materiales hidráulicos se acopiarán separados del terreno mediante listones de madera y protegidos de la lluvia y el rocío.

Los acopios se realizarán agrupando los materiales según su identificación.

Al final de la jornada se realizará un cómputo del material acopiado, a fin de comprobar los materiales consumidos durante la jornada.

Control de la preparación del soporte

| Característica | Método de ensayo | Referencia de ensayo | Frecuencia de ensayo |
| --- | --- | --- | --- |
| Idoneidad de producto y sistema | Golpeteo con martillo | - | Primera vez antes de aplicación |
| Limpieza | Visual | - | Antes de aplicación |
| Rugosidad | Visual |  | Antes de aplicación |
| Temperatura soporte | Termómetro | +5-+30ºC | Antes aplicación |
| Resistencia tracción soporte | Ensayo Pull-off | >1.5 MPa | Antes aplicación |
| Resistencia a compresión | Esclerómetro, extracción y rotura de testigos | Pr EN 12504 Pr EN 12398 |  |
| Carbonatación | Ensayo Fenoftaleína | Pr EN 104865 | Antes aplicación |
| Contenido cloruros | Análisis químico | EN 1504 | Antes aplicación |
| Penetración de otros contaminantes | Análisis químico y extracción de muestras |  |  |
| Fisuración excesiva | Fisurómetro |  |  |

Además se controlará que la humedad residual del soporte que sea inferior al 4%

Control de aplicación del mortero de reparación.

Durante la aplicación del mortero de reparación se comprobará:

- Que se emplea una cantidad de agua de amasado que no supera en más de un 10% la indicada por la ficha técnica del producto en caso de morteros hidráulicos.

- Que se permite el tiempo de maduración necesario durante la mezcla según lo especificado en la ficha técnica de cada producto.

- La concordancia entre espesor aplicado y el especificado para el material.

| Característica | Método de ensayo | Referencia de ensayo | Frecuencia de ensayo |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura ambiente | Termómetro | - | Diariamente |
| Precipitaciones | Visual | - | Diariamente |
| Consistencia | Mesa de sacudidas / Consistómetro | Pr EN 12378, 12382 EN12350,12358, 132357 | Diariamente |

Control final de obra.

| Característica | Método de ensayo | Referencia de ensayo | Frecuencia de ensayo |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistencia compresión | Confección probetas o esclerómetro | PrEN 12394, 12504, 12378, 12379, 12396 | Una vez para juzgar efectividad |
| Adherencia | Pull-Off | Dinamómetro | Una vez para juzgar efectividad |
| Retracción | Visual |  | Una vez para juzgar efectividad |
| Delaminación | Ensayo Martillo |  | Una vez para juzgar efectividad |
| Resistividad | Test Wenner |  |  |
| Densidad | - | PrEN 12363 | Una vez para juzgar efectividad |
| Espesor | Pachómetro |  | Una vez para juzgar efectividad |
| Permeabilidad al agua | Ensayo de .penetración | PrEN 12364 | Una vez al final |
| Presencia de coqueras | Ensayo ultrasonidos o visual | ISO 8047 | Una vez al final |

Adherencia por tracción del sistema aplicado.

Para lo cual se realizará un ensayo de arrancamiento por tracción del conjunto del sistema aplicado con hormigón. Se realizarán determinaciones para cada mortero o puente de unión aplicado, así como para cada tipo de soporte.

Deberá obtenerse un valor de rotura de al menos 0,8 N/mm2 y el punto de rotura estará en el interior del hormigón. Eventualmente podrán aceptarse otros puntos de rotura siempre que el valor de la misma sea de al menos 0,8 N/mm2.

Ejecución de probetas.

Para medida de resistencias mecánicas del mortero según UNE EN 12190. Deberá obtenerse un valor superior al mínimo especificado previamente. En caso de ausencia de especificación la resistencia a compresión mínima requerida será de un mínimo de 10 ó 15 MPa según la categoría del mortero.

Comprobación de la conformidad de morteros diseñados frescos

| Ensayo | Norma |
| --- | --- |
| Determinación del periodo de trabajabilidad | UNE EN 1015-9 |
| Determinación de la consistencia | UNE EN 1015-4 |
| Determinación del contenido en cloruros | UNE EN 1015-17 |
| Determinación del contenido de aire | UNE EN 1015-7 |
| Resistencia a compresión | UNE EN 1015-11 |

698.7. Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento |
| --- | --- |
| Existencia de coqueras o defectos superficiales | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista |
| Disminución de resistencia característica | Condiciones de aceptación según UNE EN 1504 |
| Espesores inferiores a los requeridos | No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. |

698.8. Medición y abono

La medición y el abono de la unidad de reconstrucción de paramentos de hormigón con mortero de reparación estructural R4 se realizará conforme a las siguientes especificaciones:

| Unidad de medida | Metros cuadrados (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metros cuadrados (m2) realmente ejecutados en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. |

Artículo 699. Sellado de juntas

699.1. Aplicación

Como separación entre módulos de muros en la infraestructura, así como entre dinteles en la superestructura, existen juntas capaces de admitir los movimientos requeridos en dichos puntos. En todas ellas se debe conseguir la impermeabilidad necesaria.

Podrán a tal fin emplearse las juntas indicadas en los planos o cualesquiera otras que cumplan los requisitos anteriormente indicados y las condiciones señaladas seguidamente, y siempre que cuenten con la aceptación de la Dirección de Obra.

En particular deberán presentar una estanqueidad total frente al agua, para lo que se han previsto dispositivos elásticos especiales para su sellado.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 690.0100N | dm³ | SELLADO DE JUNTAS MEDIANTE COLOCACIÓN DE FONDO DE JUNTA E INYECCIÓN DE SELLADOR A BASE POLIURETANO BICOMPONENTE ELÁSTICO AUTONIVELANTE. TOTALMENTE TERMINADO. |
| --- | --- | --- |
| 694.0090N | m² | JUNTA DE DILATACIÓN EN MUROS MEDIANTE PLANCHAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 25 kg/m3 Y 20 mm DE ESPESOR, INCLUSO SELLADO PERIMETRAL CON MASILLA CON BASE BITUMINOSA, TOTALMENTE COLOCADA Y SELLADA, PREPARACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN EXISTENTE. TOTALMENTE TERMINADA |

699.2. Materiales

Las juntas se han proyectado mediante sellado. Los elementos constituyentes son:

- Fondo de junta

- Imprimación del cajeado

- Masilla de poliuretano

- Mortero epoxi de unión con el hormigón y nivelación

- Planchas de poliestireno expandido

- Masilla bituminosa

En el caso de las juntas de estanquidad a ejecutar en el paso inferior PI 1+860 como elemento de sellado se dispondrá un cordón de espuma polietilénica extruida de célula cerrada, para soporte de selladores elastoméricos. Sus características principales son que no absorbe agua, posee una gran elasticidad y conserva inalteradas sus propiedades con el paso del tiempo. Debe utilizarse un cordón de diámetro superior a la junta a sellar, colocándose mediante una ligera presión hasta la profundidad prevista.

Este material tiene las siguientes características:

Sobre este cordón de espuma se colocará un sellador y adhesivo poliuretánico, monocomponente, tixotrópico, de gran elasticidad y endurecimiento rápido. Se trata de un sellador exento de disolventes, inodoro y con bajo impacto ambiental. Endurece a una velocidad de 3mm cada 24 h por reacción con la humedad del aire y es apto para trabajos en superficies horizontales y verticales.

Este material tiene las siguientes características:

En el caso de las juntas a ejecutar en el paso inferior PI 2+275 como elemento para materialización de la junta se dispondrán planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 Y 20 mm de espesor. Sobre estas planchas se procederá al sellado perimetral con masilla de base bituminosa asegurando la impermeabilidad de la junta. El producto de sellado de base bituminosa cumplirá con las especificaciones requeridas en la norma UNE 104-233/90 (tipo E).

699.3. Colocación

La colocación de las juntas de sellado se realizará con la siguiente secuencia de operaciones:

- Saneo de los bordes de junta.

- Limpieza de las juntas y bordes de hormigón.

- Controles

- Regeneración de bordes

- Protección de los bordes de junta

- Colocación del fondo de junta

- Imprimación

- Aplicación de la masilla de poliuretano

En el caso de las juntas de porexpan a ejecutar en el PI 2+275, estas se colocarán durante el hormigonado de los elementos estructuras, en particular de la zona ampliada del muro frontal de estribos y las aletas de nueva ejecución. Así, se colocarán las planchas de poliestireno expandido durante las tareas de hormigonado y se procederá al sellado de la junta con masilla bituminosa una vez endurecido el hormigón.

El sellado de las juntas se realizará en toda la longitud de la junta a sellar.

Tras la preparación de los soportes se procederá a realizar el saneo de los paramentos, de tal manera que en el momento de ejecutar el sellado de las juntas estén en perfectas  condiciones, para lo cual se eliminarán completamente manchas, partículas sueltas o mal adheridas, etc. Esta operación se realizará con ayuda de medios mecánicos.

Con la junta vista y saneada se procederá a una limpieza de su interior, eliminando manualmente los productos de relleno como corcho o encofrados perdidos y aplicando una limpieza superficial mediante chorro de agua a presión.

Después del saneo y limpieza se recomienda hacer sencillas pruebas (controles) que indiquen si los soportes están en condiciones óptimas para continuar el proceso de sellado. Algunas de estas pruebas pueden ser:

- Pasar la mano sobre la zona preparada y comprobar si hay polvo.

- Golpear con un martillo u otro objeto contundente para detectar zonas huecas o mal adheridas.

- Comprobar con un elemento cortante o punzante la cohesión, dureza y existencia de zonas degradadas del soporte de hormigón o mortero que se rayan fácilmente.

- Mojando con agua la superficie de hormigón o mortero se puede detectar la presencia de restos de desencofrante, tratamientos con siliconas u otros productos que den lugar a la formación de gotas o «perlas», fisuras imperceptibles a simple vista, así como obtener cierta idea de la porosidad y capacidad de absorción del soporte.

En caso de que se observe degradación del hormigón en los bordes de la junta, armaduras vistas u otros defectos típicos del hormigón, será preciso realizar una reparación (regeneración de bordes) para lo que se emplearán las técnicas y productos que ya se han descrito para las reparaciones localizadas de hormigón.

Una vez esté la junta en condiciones óptimas para su sellado se procederá a la colocación del fondo de junta, consistente en un material separador, de sección circular tiene por objeto tres funciones determinadas:

- Establecer la sección óptima en función del factor de junta, delimitando la profundidad de sellado.

- Impedir que el sellador y adhesivo poliuretánico se adhiera al fondo de la junta.

- Servir de soporte al sellador y limitar su consumo.

El diámetro del fondo de junta deberá ser aproximadamente 1,25 veces el ancho de la junta.

El siguiente paso consiste en aplicar la imprimación para mejorar la adherencia del material de sellado a los labios de la junta. De acuerdo con la gama de productos de sellado elegida, se empleará imprimación apta para soportes absorbentes.

Posteriormente se aplicará la masilla de sellado elástico. Es un sellador y adhesivo poliuretánico, tixotrópico y monocomponente, adecuado para el sellado de juntas con movimiento y juntas de unión tanto para aplicaciones interiores como exteriores, y tanto para superficies verticales como horizontales. De acuerdo con las dimensiones estimadas de las juntas y los movimientos esperados (10 mm).

Se aplicará con pistola, procediendo inmediatamente a su alisado superficial aplicando una ligera presión de manera que se adhiera perfectamente al soporte y se eliminen las posibles burbujas que se hayan podido formar. Para evitar desbordamientos y obtener un acabado óptimo, se aconseja proteger la junta mediante cinta adhesiva y retirarla inmediatamente tras el alisado del sellador.

699.4. Medición y Abono

La medición y el abono de la unidad de sellado de juntas se realizará conforme a las siguientes prescripciones:

Para el sellado de juntas mediante fondo de junta y sellador elástico de poliuretano:

| Unidad de medida | decímetro cúbico (dm3) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales |
| Forma de medición | Medición de volumen realmente colocada en obra |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio incluye materiales, transporte y colocación además de todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución, incluso reparaciones locales, colocación, ajuste. |

Para la materialización y sellado de juntas mediante planchas de poliestireno expandido y masilla de base bituminosa:

| Unidad de medida | metro cuadrado (m2) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales |
| Forma de medición | Medición de superficie realmente ejecutada en obra |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio incluye materiales, transporte y colocación además de todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución, incluso reparaciones locales, colocación, ajuste. |

Artículo 699b. Sellado de juntas con mezcla asfáltica

699b.1. Aplicación

Se define la unidad como el corte y sellado con mezclas asfálticas de tuberías en la ampliación de obras de drenaje existente.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 690.0001N | m | CORTE Y SELLADO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE APLICACION EN CALIENTE, A BASE DE BETUNES MODIFICADOS CON ELASTÓMEROS, INCLUSO MATERIAL Y ELEMENTOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO. |
| --- | --- | --- |

La ejecución de la unidad incluye la realización de las operaciones siguientes:

- Corte con las herramientas necesarias

- Preparación de la superficie

- Aplicación del producto.

- Limpieza

699b.2. Materiales

Se lleva a cabo el sellado con mezcla asfáltica de aplicación en caliente, a base de betunes modificados con elastómeros, que consigue la estanqueidad de los cortes y grietas existentes.

Características generales

- Buena adherencia a superficies de hormigón.

- Por su carácter termoplástico, permite ser aplicada fundida por calentamiento.

- Posee gran elasticidad, incluso a bajas temperaturas.

- Facilidad de vertido y extendido.

Características técnicas

- Cumple con la norma UNE 104-233

- Compatibilidad con el asfalto, no se aprecia exudación de aceites, ni pérdida de adherencia entre el material de sellado y el mortero asfáltico.

- Densidad entre 1,3 – 1,4 g/cm2

- Temperatura de vertido: 180ºC

- Temperatura de seguridad: 210 ºC

- Penetración a 25ºC 5s (0,1 mm): < 90

- Fluencia a 60ºC 5h (mm): <5

699b.3. Ejecución de las obras

El corte debe quedar homogéneo y ser recto y perpendicular a la superficie.

Posteriormente se aplica el sellado según las especificaciones siguientes:

Preparación de la superficie

Se limpiará de polvo, grasa o cualquier materia extraña.  Para lograrlo se recomienda utilizar una lanza térmica, capaz de proyectar un chorro de aire caliente sobre el corte o fisura y sus labios, el cual producirá, si se mantiene la distancia adecuada desde la boquilla, un calentamiento de la superficie interna de los mismos a una temperatura entre 80 y 100º C favoreciendo, sin aplicar llama directa, la perfecta unión con el producto de sellado.

Con la aplicación de aire caliente se consiguen los siguientes efectos:

- Eliminación de partículas débilmente adheridas.

- Aumento de la textura superficial.

- Limpieza de partículas extrañas, polvo.

Colocación de la mezcla asfáltica

Se realizará el calentamiento en calderas con baño de aceite que impidan sobrecalentamientos locales. Estas calderas, al llevar incorporado un dispositivo regulador de temperaturas, garantiza el mantenimiento de la banda de temperaturas adecuadas para el producto. Simultáneamente, un agitador de eje horizontal, actúa homogeneizando constantemente el mástico. La temperatura de trabajo se elevará hasta 180º C siendo la temperatura límite 210º C a partir de la cual los polímeros pueden deteriorarse.

A continuación, se procederá al vertido del producto sobre la fisura o junta a sellar, utilizando un dispositivo de reparto que permita mantener un ancho constante a caballo sobre los labios de la grieta.

699.4. Medición y Abono

La medición y abono del corte y sellado con mezcla asfáltica se realizará según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | metro (m) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales |
| Forma de medición | Medición de la longitud cortada y sellada. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye la realización del corte, la preparación de la superficie y todos los elementos y materiales necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

# Parte 7.-  Señalización, balizamiento y sistemas de contención

Artículo 700. Marcas viales

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 700 del PG-3.

700.1. Aplicación

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 700.0010 | m | MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). |
| --- | --- | --- |
| 700.0020 | m | MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). |
| 700.0030 | m | MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 20 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). |
| 700.0120 | m2 | MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS |

700.3.  	Materiales

Se utilizará la clase de material más adecuado según se establece en el artículo 700.3.4. del PG-3 y especificada en la unidad de obra.

Especificaciones

Para los productos con marcado CE, el fabricante asume la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas de acuerdo con el artículo 11 del Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de la construcción.

Los productos con marcado CE deben ir acompañados de la Declaración de Prestaciones y de las instrucciones e información de seguridad del Producto.

El contratista debe verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.

En la aplicación de marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos, plásticos en frío, materiales de post-mezclado, y/o mircroesferas de vidrio, cuyas características cumplirán con las especificaciones establecidas en los apartados del PG-3 siguientes:

- Requisitos de comportamiento según apartado 700.3.2.1

- Durabilidad de los requisitos según apartado 700.3.2.2

- Características físicas según apartado 700.3.2.3

Acreditación de los materiales:

Se presentará la documentación que acredita el cumplimiento de las prestaciones de los materiales según se especifica en el apartado 700.3.3 del PG-3 vigente.

En la aplicación de las marcas viales objeto de este proyecto se utilizarán pinturas acrílicas en disolución y pinturas termoplásticas de aplicación en caliente, según los criterios de utilización indicados en las correspondientes unidades de obra y en planos.

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores.

Las proporciones de mezcla serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 200(3).

Características

Todo el proceso de fabricación de las marcas viales y características de los materiales componentes cumplirán con los requisitos de la relación de normativa siguiente:

| Código | Título |
| --- | --- |
| UNE 135200-2 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio. |
| UNE 135200-3 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 3: Materiales. Ensayos de durabilidad. |
| UNE 135200-3 Erratum | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 3: Materiales. Ensayos de durabilidad. |
| UNE 135201 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Pinturas. Determinación de la resistencia al sangrado (Método de la probeta asfáltica) |
| UNE 135202 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Pinturas. Determinación del tiempo de secado "no pick-up". |
| UNE 135203-1 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Materiales. Ensayos de abrasión en laboratorio. Parte 1: Resistencia a la abrasión. Método Taber. |
| UNE 135203-2 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Materiales. Ensayos de abrasión en laboratorio. Parte 2: Resistencia a la abrasión. Método de caída de un abrasivo. |
| UNE 135212 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Pinturas. Métodos de ensayo. Determinación de la materia fija. Método instrumental. |
| UNE 135214-1 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Marcas viales. Visibilidad diurna de las marcas viales en relación con el pavimento que las soporta. Parte 1: Determinación puntual de la relación de contraste (Rc) mediante el factor de luminancia de las marcas viales con el pavimento. |
| UNE 135214-2 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Marcas viales. Visibilidad diurna de las marcas viales en relación con el pavimento que las soporta. Parte 2: Determinación del contraste diurno (Cd) mediante las luminancias de las marcas viales y el pavimento. |
| UNE 135221 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Termoplásticos de aplicación en caliente. Determinación de la estabilidad al calor. |
| UNE 135222 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Termoplásticos de aplicación en caliente. Determinación del punto de reblandecimiento (método anillo y bola) |
| UNE 135223 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Termoplásticos de aplicación en caliente. Determinación de la resistencia al flujo. |
| UNE 135274 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Marcas viales. Determinación de la dosificación. |
| UNE 135277-1:2010 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Maquinaria de aplicación. Parte 1: Clasificación y características. |
| UNE 135277-2:2011 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Maquinaria de aplicación. Parte 2: Métodos de ensayo. |
| UNE 135287 | Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Microesferas de vidrio. Granulometría y porcentaje de defectuosas. |

| Código |  | Título |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UNE-EN 1423 |  | Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. |  |
| UNE-EN 1423/A 1 |  | Productos de marcas viales. Productos de postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezcla de ambos. |  |
| UNE-EN 1424 |  | Materiales para señalización vial horizontal. Microesferas de vidrio de premezclado. |  |
| UNE-EN 1424/A 1 |  | Materiales para señalización vial horizontal. Microesferas de vidrio de premezclado. |  |
| UNE-EN 1436:2009+A1:2009 |  | Materiales para señalización vial horizontal Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada. |  |
| UNE-EN 1790:2015 |  | Materiales para señalización vial horizontal. Marcas viales prefabricadas. |  |
| UNE-EN 1824 |  | Materiales para señalización vial horizontal. Pruebas de campo. |  |
| UNE-EN 1871:2000 |  | Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas. |  |
| UNE-EN 12802:2012 |  | Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la identificación. |  |
| UNE-EN 13197:2012 +A1:2014 |  | Materiales para señalización vial horizontal. Simuladores de desgaste. |  |
| UNE-EN 13212 |  | Materiales para señalización vial horizontal. Requisitos para el control de producción en fábrica. |  |
| UNE-ENV 13459-1 |  | Materiales para señalización vial horizontal. Control de calidad. Parte 1: Toma de muestras de los acopios y ensayos. |  |
| UNE-ENV 13459-3 |  | Materiales para señalización vial horizontal. Control de calidad. Parte 3. Comportamiento en servicio. |  |
| Norma 8.2 IC. Marcas Viales, de la Instrucción de Carreteras. (Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medioambiente, 1987). Orden de 16 de julio de 1987. (BOE num. 185 de 4/8/1987 y Corrección de errores BOE num. 233 de 29/9/1987) |  |

Criterios de selección

La selección del material para la aplicación se llevará a cabo determinando la durabilidad en función del factor de desgaste y la naturaleza del material de base en función de su comportamiento como soporte, según se establece en el apartado 700.3.4 del PG-3

La selección de la clase de durabilidad se realizará en función del factor de desgaste. Este se calcula como suma de los valores asignados en la tabla 700.7 para cada una de las cuatro (4) características de la carretera tal y como se expresa en la tabla siguiente:

Para aplicaciones directas sobre mezclas drenantes o discontinuas la rugosidad debe entenderse siempre RG4 b)

La determinación de la clase de durabilidad mínima en función del factor de desgaste se expresa en la tabla siguiente:

Los valores que deben cumplir cada uno de las marcas viales en función de su posición en la actuación se reflejan en la tabla siguiente:

| Tipo de eje | Tipo de marca vial | Factor de desgaste |  |  |  |  | Clase de durabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Situación | Textura del pavimento | Tipo de vía | IMD | Total |  |
| Tronco | Lat. Izda. | 2 | 8 | 1 | 4 | 15 | P6 |
|  | Lat. Dcha. | 3 | 8 | 1 | 4 | 16 | P6 |
|  | Sep. Carril | 4 | 8 | 1 | 4 | 17 | P6 |
|  | Símbolos | 8 | 8 | 1 | 4 | 21 | P7 |
| Ramales del enlace | Lat. Izda. | 3 | 8 | 4 | 3 | 18 | P6 |
|  | Lat. Dcha. | 3 | 8 | 4 | 3 | 18 | P6 |
|  | Símbolos | 8 | 8 | 4 | 3 | 23 | P7 |
| Vía colectora izquierda | Lat. Izda. | 3 | 8 | 4 | 3 | 18 | P6 |
|  | Lat. Dcha. | 3 | 8 | 4 | 3 | 18 | P6 |
|  | Símbolos | 8 | 8 | 4 | 3 | 23 | P7 |
| Vía colectora derecha | Lat. Izda. | 3 | 8 | 2 | 3 | 16 | P6 |
|  | Lat. Dcha. | 3 | 8 | 2 | 3 | 16 | P6 |
|  | Sep. Carril | 4 | 8 | 2 | 3 | 17 | P6 |
|  | Símbolos | 8 | 8 | 2 | 3 | 21 | P7 |

La dosificación estándar de los materiales, en función del tipo de material y el método de aplicación, son las que se indican seguidamente:

Pintura acrílica en disolución, aplicada por pulverización:

|  | Material base (g / m2) | Microesferas de vidrio (g / m2) |
| --- | --- | --- |
| Pintura acrílica en disolución | 720 | 480 |

Pintura termoplástica (en caliente) o plástica (en frío), de dos componentes, aplicada por extrusión:

|  | Material base (g / m2) | Microesferas de vidrio (g / m2) |
| --- | --- | --- |
| Pintura termoplástica o plástica | 3000 | 500 |

700.4. Especificaciones de la unidad terminada

Durante el periodo de garantía, las marcas viales objeto de este proyecto cumplirán con los valores incluidos en el epígrafe 700.4 del PG3.

700.5. 	Maquinaria de puesta en obra

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la ejecución de las marcas viales serán específicas del material y procedimiento de aplicación elegidos y deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca vial tal que queden garantizadas sus propiedades.

El Contratista presentará al Director de Obra, con suficiente antelación, una relación de la maquinaria y equipos a emplear donde se especifiquen sus características y, en especial, su idoneidad para el sistema de ejecución de las marcas viales previstas en este Pliego.

La maquinaria de aplicación cumplirá las especificaciones de la norma UNE 135 277 (1): 2010.

700.6.   Ejecución de las obras

Los materiales a utilizar en la ejecución de las marcas viales previstas en este proyecto dispondrán de una marca de calidad otorgada por un organismo de certificación acreditado en España y que esté reconocida por el Ministerio de Fomento.

Podrán utilizarse igualmente materiales provenientes de otros países de la Unión Europea que dispongan también de sello de calidad otorgado por un organismo acreditado en el país correspondiente. En tal caso se realizarán exclusivamente los ensayos necesarios para completar las prescripciones de calidad de este Pliego, según los procedimientos establecidos en el artículo 700.8 del PG-3 y que no estén certificadas por la marca de calidad aportada por el citado organismo acreditado.

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, con suficiente antelación antes del comienzo de la ejecución de las obras de señalización, la relación de las empresas suministradoras y de los productos a utilizar, con indicación de la marca comercial y referencia que las empresas suministradoras den al mismo.

Se adjuntará al comunicado las especificaciones técnicas de los productos y el certificado de calidad en posesión del suministrador, que acredita que los productos cumplen con la normativa UNE de aplicación y, en consecuencia, con las especificaciones técnicas de este Pliego.

Las marcas viales de los desvíos provisionales se repintarán tantas veces como sea necesario, en función de su desgaste, o siempre que así lo dictamine la Dirección de Obra. Los repintados sucesivos serán a costa del Contratista.

La aplicación de la marca vial debe realizarse de conformidad con las instrucciones del sistema de señalización vial horizontal que incluirán al menos: la identificación del fabricante, las dosificaciones, los tipos y proporciones de materiales de post-mezclado, así como la necesidad o no de microesferas de vidrio.

Seguridad y señalización de las obras

El Contratista adjudicatario realizará, a través de su técnico responsable en materia de seguridad y salud, un plan específico de seguridad y señalización de las obras, basado en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el presente proyecto.

El plan específico concretará las medidas a adoptar en materia de seguridad y señalización de las obras, tanto para protección del personal como del tráfico, así como las medidas de protección de las marcas recién pintadas antes de su completo secado.

El Contratista someterá el plan a la aprobación del Director de Obra, con suficiente antelación al inicio de la aplicación de las marcas viales, los sistemas de señalización a utilizar para la protección del tráfico, del personal, los materiales y la maquinaria durante el periodo de ejecución de las mismas.

Preparación de la superficie existente.

Antes de la puesta en obra, se realizará una inspección del pavimento, se llevará a cabo una limpieza del pavimento para eliminar la suciedad y elementos contaminantes que puedan influir en la calidad y durabilidad de la marca vial.

En los pavimentos de hormigón deberán eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado que aún se encuentren adheridos a su superficie.

700.8. 	Control de calidad

Los ensayos a realizar sobre el material y la frecuencia establecida están reflejados en la siguiente tabla; serán también de aplicación los ensayos establecidos en el artículo 700, Marcas viales del PG-3 no incluidos en el presente artículo, si la Dirección de Obra lo considera oportuno; el coste de los mismos será sufragado según indica el artículo 104.6 Ensayos. del presente pliego.

Se llevará a cabo el control de calidad de las siguientes fases del proceso según lo establecido en los apartados del PG-3 siguientes:

- Control de procedencia de los materiales según el apartado 700.8.2

- Control de la puesta en obra según el apartado 700.8.3

- Control de la unidad terminada según el apartado 700.8.4

PINTURAS

Cada Cincuenta toneladas (50 t) o fracción:

Un (1) ensayo de Dotación de pintura/ m2

Cada Veinticinco toneladas (25 t) o fracción:

Un (1) ensayo de Dotación de microesferas/ m2

700.11. Medición y abono

La medición y abono de las marcas viales de ancho constante se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Medición de longitud realmente pintada en obra, por el eje de las mismas sobre el pavimento. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y premarcado. |

La medición y abono de las unidades de marcas viales de ancho variable (flechas, símbolos, rótulos, cebreados, etc.) se realizará según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Medición de la superficie realmente pintada en obra, medida sobre el pavimento. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y premarcado. |

Artículo 700b. Eliminación de marcas viales.

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para la ejecución de desvíos provisionales, para facilitar la nueva aplicación o para aquellos tramos en los que a juicio del Director de las Obras la nueva aplicación sea deficiente, queda expresamente prohibida el empleo de decapantes así como los procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de eliminación que, en cualquier caso deberá ser autorizado por el Director de las Obras:

- Proyección sobre las marcas viales de granalla o abrasivos.

- Fresado, mediante utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales.

700b.1. Aplicación

El siguiente artículo es de aplicación a la eliminación de las marcas viales de ancho constante con y sin resaltes, y cebreados, flechas y otras inscripciones.

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 700.0050N | m | BORRADO DE MARCAS VIALES MEDIANTE DISOLVENTE Y CHORRO DE AGUA, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. TOTALMENTE TERMINADO. |
| --- | --- | --- |

700b.2. Maquinaria

El equipo necesario para la ejecución de las obras es el indicado seguidamente:

- Granalladora con sistema de avance eléctrico y circuito cerrado conectado a aspirador, sin polvo.

- Carro magnético.

- Microfresadora de marcas viales.

- Equipo de barrido y limpieza, consistente en barredoras mecánicas de cepillo, que preferiblemente irán dotadas de equipos de aspiración. Para la limpieza final se empleará un sistema de soplado mediante aire comprimido.

700b.3.	 Ejecución de las obras

La operación de fresado se ejecutará siguiendo la siguiente secuencia:

Marcas viales eliminadas mediante granallado y microfresado.

Se eliminarán mediante granallado todas las marcas viales de ancho constante o superficiales, tipo 1 o tipo 2 sin resaltes, existentes afectadas por la actuación. Las marcas viales tipo 2 con resaltes se eliminarán mediante microfresado.

En este artículo se definen las condiciones a observar durante la ejecución de la unidad para garantizar que se eliminan adecuadamente las marcas viales.

Antes de comenzar la eliminación de las marcas, el Contratista procederá, a su costa, al marcaje de las marcas viales que hay que eliminar. El marcaje de detalle de todas las marcas viales que deben eliminarse se realizará con marcas de pintura (spray de colores vivos) sobre la propia marca vial, de forma que no den lugar a error.

Antes de iniciar las operaciones, se ajustarán los reglajes de las máquinas con pruebas sobre los distintos tipos de marcas viales en el propio tajo, de forma que la marca quede totalmente borrada con la mínima afección al firme.

La marca vial debe quedar completamente eliminada antes de pintar nuevas marcas viales en el mismo tramo de calzada para evitar confusiones de los usuarios, y en caso necesario, se procederá a dar una segunda pasada con la granalladora o fresadora.

Una vez eliminada la marca, la superficie debe quedar completamente limpia y preparada para una nueva aplicación de pintura y microesferas. Tras el paso de la granalladora el aspirador al que estará conectada deberá haber recogido todo el polvo generado en la operación y la granalla recuperada por el circuito magnético. No obstante, después de la actuación se pasará un carro magnético que recoja la granalla no recuperada por la máquina. Tras el microfresado se pasará la barredora mecánica y en lugares de difícil accesibilidad podrán emplearse escobas de mano. Si después de estas operaciones las superficies no quedan, a juicio del Director de las Obras, en condiciones adecuadas para una nueva aplicación, éste podrá ordenar la limpieza mediante soplado con compresor o agua a presión.

Seguridad y señalización de las obras

El Contratista adjudicatario realizará, a través de su técnico responsable en materia de seguridad y salud, un plan específico de seguridad y señalización de las obras, basado en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el presente proyecto.

El plan específico concretará las medidas a adoptar en materia de seguridad y señalización de las obras, tanto para protección del personal como del tráfico.

El Contratista someterá el plan a la aprobación del Director de Obra, con suficiente antelación al inicio de la aplicación de las marcas viales, los sistemas de señalización a utilizar para la protección del tráfico, del personal, los materiales y la maquinaria durante el periodo de ejecución de las mismas.

700b.4. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de eliminación de marcas viales se realizará conjuntamente con la unidad de la que forma parte, no obstante la medición y abono en caso de ejecutarse independientemente se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Longitud realmente eliminada medida en el eje de la marca por el espesor. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | En caso de ser necesaria una segunda pasada para la completa eliminación de la marca vial, ésta no será de abono. El abono comprende todas las operaciones descritas en el artículo (marcaje, reglaje de las máquinas, limpieza final de la superficie). |

Artículo 701. Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 701 del PG-3.

Se estará también a lo dispuesto en la vigente Norma 8.1 IC de Señalización Vertical de la Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden FOM/534/2014 de 20 de Marzo.

701.1. 	Definición. Aplicación

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas.

Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como nocturnas; y para ello deberán ser capaces de reflejar la mayor pone de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 701.0020 | ud | SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. |
| --- | --- | --- |
| 701.0040 | ud | SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. |
| 701.0060 | ud | SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. |
| 701.0080 | ud | SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. |
| 701.0150 | ud | SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. |
| 701.0170N | ud | SEÑAL RECTANGULAR DE 180X210 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. |
| 701.0171N | ud | SEÑAL RECTANGULAR DE 240X210 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. |
| 701.0190 | ud | SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. |
| 701.0191N | ud | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL COMPLEMENTARIO SOBRE SEÑAL EXISTENTE, DE LA MISMA RETRORREFLECTANCIA QUE LA SEÑAL QUE ACOMPAÑA, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE TERMINADO. |
| 701.0210 | ud | SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. |
| 701.0230 | m2 | CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. |
| 701.0240 | m2 | CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. |
| 701.0250 | m2 | CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. |
| 701.0280 | m2 | PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA). |
| 703.0080 | ud | PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. |
| 703.0100 | ud | PANEL DIRECCIONAL TRIPLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. |

Los trabajos incluidos en las unidades de obra de este artículo son:

- Ejecución de la cimentación y estructura de sustentación

- Colocación de señal vertical, carteles y paneles tipo flecha

701.2. Tipos

El nivel de retrorreflexión mínima en señales y carteles es el siguiente:

| Tipo de señal o cartel | Entorno de ubicación |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zona periurbana | Autopistas y autovías | Carretera convencional |
| Señales de contenido fijo | Clase RA2 | Clase RA2 | Clase RA2 |
| Carteles | Clase RA3 | Clase RA3 | Clase RA2 |

En la actuación se emplear nivel de retrorreflexión Clase RA2 para señales de contenido fijo, Clase RA3 para carteles y Clase RA2 para carteles situados en la carretera SI-2

701.3. Materiales

Como componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizará cualquier sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante (caso de ser necesarias) y material retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en el presente artículo.

La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con lo especificado en el presente artículo.

Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas específicas de las mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas no retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderá con lo especificado en el presente artículo.

Normativa de aplicación del producto

Los carteles retrorreflectantes disponen de marcado CE, que acredita la conformidad del producto con las prestaciones exigidas en la normativa armonizada de ámbito europeo.

Dicha normativa, que especifica las condiciones de fabricación y los requisitos del producto terminado, es la que seguidamente se relaciona:

| Código | Título |
| --- | --- |
| UNE 135 310 | Señalización vertical. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero galvanizada. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 311: 2013 | Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo. |
| UNE 135 312 | Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en las señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 313 | Señalización vertical. Placas de chapa de acero galvanizada. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 314 | Señalización vertical. Perfiles de acero galvanizado empleados como postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales. Elementos móviles de sustentación. Tornillería. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 315 | Señalización vertical. Perfiles y chapas de acero, tornillería y anclajes empleados para pórticos y banderolas. |
| UNE 135 316 | Señalización vertical. Perfiles y chapas de aluminio, tornillería y anclajes empleados para pórticos y banderolas. |
| UNE 135 320 | Señalización vertical. Lama de chapa de acero galvanizada. Tipos A y B. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 321 | Señalización vertical. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 321 Erratum | Señalización vertical. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 330 | Señalización vertical. Señales, carteles y paneles direccionales metálicos utilizados en señalización vertical permanente. Zona retrorreflectante. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 331 | Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 331 Erratum | Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 332 | Señalización vertical. Placas y lamas de las señales, carteles y paneles direccionales metálicos utilizados en la señalización vertical permanente. Materiales. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 333 | Señalización vertical. Placas y lamas de las señales, carteles y paneles direccionales metálicos utilizados en la señalización vertical permanente. Materiales. Ensayos de comprobación. |
| UNE 135 334 | Señalización vertical. Láminas retrorreflectantes con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 335 | Señalización vertical. Ensayo de envejecimiento natural. Método de exposición directa. Características y métodos de ensayo |
| UNE 135 336 | Señalización vertical. Placas y lamas de las señales, carteles y paneles direccionales metálicos utilizados en la señalización vertical temporal. Materiales. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 337 | Señalización vertical. Señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Embalaje, almacenamiento, manipulación, transporte e instalación. Materiales. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 340: 2017 | Señalización vertical. Láminas retrorreflectantes microprismáticas poliméricas de clase o nivel 3. Características y métodos de ensayo. |
| UNE 135 341 IN | Señalización vertical. Guía de utilización de materiales retrorreflectantes de clase o nivel 3 (UNE 135340) |
| UNE 135 350 | Señalización vertical. Determinación de características fotométricas, coeficiente de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes. |
| UNE 135 352: 2006 | Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad "in situ" de elementos en servicio. Características y métodos de ensayo. |

| Código | Título |
| --- | --- |
| UNE-EN 12899-1: 2009 | Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas. |
| UNE-EN 12899-4 | Señales verticales fijas de circulación. Parte 4: Control de producción en fábrica. |
| UNE-EN 12899-5 | Señales verticales fijas de circulación. Parte 5: Ensayos de tipo iniciales. |
| UNE-EN 13422:2007 + A1:2009 | Señalización vertical de carreteras. Dispositivos de advertencia portátiles deformables y delineadores. Señalización de tráfico portátil para carreteras. Conos y cilindros. |

Características del sustrato

Los materiales utilizados como sustrato en las señales y carteles verticales, tanto de empleo permanente como temporal, serán de acero galvanizado, excepto en pórticos y banderolas que será de aluminio extrusionado, de acuerdo con las características definidas, para cada uno de ellos, en el presente artículo:

Carteles de lamas de aluminio

Aluminio y aleaciones de aluminio: la aleación de aluminio utilizada para la fabricación de las lamas es la definida como aleación EN AW-6063 (EN-AW-AlMg0,7Si) UNE 38337.

El tratamiento de esta aleación ligera de aluminio es el definido con el símbolo T5 “de maduración artificial solamente” UNE 38002.

Lamas de aluminio: perfiles de aluminio fabricados mediante extrusión en caliente.

Medidas nominales y tolerancias dimensionales: la lama de aluminio tiene en toda su configuración un espesor uniforme de 2,5 ± 0,2 mm y la altura de la cara vista plana y frontal, será de 175 ± 1 mm, UNE-EN 755-9.

Zona retrorreflectante: cara frontal de la lama cuya superficie está constituida por una lámina adhesiva retrorreflectante y cumple la norma UNE-EN 12899-1: 2009.

Anclajes: alojados en una de las alas del perfil y apretados mediante tornillo sobre los postes de sustentación. Cumple lo especificado en la norma UNE-EN 12899-1: 2009.

Carteles de lamas de acero galvanizado

Acero: el acero base utilizado en la fabricación de las lamas es de los tipos designados como DX51D o DX52D UNE-EN 10346.

Baño de cinc: el baño utilizado en la galvanización tiene un contenido en cinc >= al 99%.

Espesor de la lama de acero: 1,20 mm ± 0,20 mm.

Masa y espesor del recubrimiento de cinc: la masa mínima del recubrimiento del galvanizado será, contadas ambas caras de la chapa, de 235 g/m2, lo que equivale a un espesor del recubrimiento de 16,5 µm UNE-EN 10346.

Zona retrorreflectante: cara frontal de la lama cuya superficie está constituida por una lámina adhesiva retrorreflectante y cumple la norma UNE-EN 12899-1: 2009.

Anclajes: alojados en una de las alas del perfil y apretados mediante tornillo sobre los postes de sustentación según la norma UNE-EN 12899-1: 2009.

El empleo de sustratos de naturaleza diferente, así como la utilización de chapa de aluminio distinta a lo especificado en el presente artículo, quedará sometida a la aprobación del Director de las Obras previa presentación, por parte del Contratista, del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (702.11).

Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas de aluminio, utilizadas como sustratos en las señales y carteles verticales metálicos de circulación, cumplirán los requisitos especificados en las UNE 135 313, UNE 135 320 y UNE 135 321, que les sean de aplicación.

El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo indicado en la norma UNE-EN 12899-1: 2009.

Zona retrorreflectante

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes las características iniciales que cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán las indicadas en la norma UNE-EN 12899-1. Las características de las señales y carteles serán las especificadas en la Tabla 701.1. Cuando la señal o cartel de circulación sea de clase de retrorreflexión RA3, se aplicará se aplicará lo indicado en la norma UNE 135340: 2017.

Los niveles de retrorreflexión exigidos a los carteles son los indicados en la definición de las unidades de obra correspondientes, atendiendo a la nomenclatura de la vigente instrucción 8.1 IC aprobada por orden FOM/534/2014. Se emplean

Las características fotométricas y colorimétricas iniciales correspondientes a las zonas retrorreflectantes son las indicadas en el apartado de parámetros de aceptación final de este Artículo.

El nivel de retrorreflectancia exigido para el proyecto es RA3 ZB recomendada para especificar materiales retrorreflectantes a utilizar en entornos complejos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de carreteras convencionales.

Zona no retrorreflectante

Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación podrán ser, indistintamente, pinturas o láminas no retrorreflectantes.

La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con independencia del material empleado, las características indicadas en la UNE 135 332.

Elementos de sustentación y anclajes

El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación (excepto pórticos y banderolas) cumplirá lo indicado por la norma UNE-EN 12899-1: 2009.

Los coeficientes parciales de seguridad empleados para las cargas serán los correspondientes a la clase PAF 2.

Las estructuras de pórticos y banderolas cumplirán lo especificado en la norma UNE-EN 1090-1: 2011+A1: 2012 y serán conformes a lo indicado en la norma UNE 135311: 2013.

Los soportes y anclajes tanto de señales y carteles como de los pórticos y banderolas, estarán de acuerdo con los criterios de implantación y las dimensiones de la vigente Norma 8.1-IC "Señalización vertical".

- Carteles construidos en lamas de perfil de acero galvanizado

  - Los elementos de anclaje deberán tener las dimensiones, características y formas de los tipos 1 y 2 especificadas en la norma UNE 135312

  - El espesor mínimo del acero empleado para su construcción será de 4 mm, galvanizado en caliente

  - La sujeción de los elementos de anclaje al poste se verificará con tornillería y arandelas inoxidables calidad AISI 304 (tornillo de M8x30 con tuerca y arandela M8 en los anclajes centrales de unión entre lamas al poste y tornillo M8x40 con tuerca y arandela M8 en los anclajes para la sujeción de las lamas extremas del cartel al poste).

- Carteles construidos en lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión

  - Los elementos de anclaje deberán tener la calidad, dimensiones y formas especificadas en la norma UNE 135321. La longitud del anclaje será de 25 mm ± 5. Irán provistos de un taladro de 9 mm de diámetro en el centro de su cara plana.

  - La sujeción de los elementos de anclaje al poste se verificará con tornillería y arandelas de acero galvanizado (tornillo de M8x40, cabeza redonda y cuello cuadrado, con tuerca y arandela M8).

- Postes para sustentación de carteles laterales de lamas de acero galvanizado o lamas de aluminio extrusionado

- Los postes deberán estar galvanizados por inmersión en baño de cinc fundido, en operación posterior a su mecanizado.

701.4. Especificaciones de la unidad terminada

Se cumplirá en todo caso lo establecido en el apartado 701.4 del PG-3 salvo prescripción en contra de este apartado.

### 701.4.1. Zona retrorreflectante

701.4.1.1. Características fotométricas

Durante el periodo de garantía de las señales y carteles verticales, el coeficiente de retrorreflexión para los elementos retrorreflectantes de niveles 1 y 2 serán los indicados en la tabla 701.4. del PG-3.

Durante el periodo de garantía de las señales y carteles verticales en el caso de elementos retrorreflectantes de nivel 3 (RA3), se exigirá que el coeficiente de retrorreflexión durante el periodo de garantía sea superior al 50% de los valores iniciales, conforme al procedimiento establecido en el artículo 701.5.1.1. del PG-3

701.4.1.2. Características colorimétricas

En el caso de elementos retrorreflectantes de nivel 3 (RA3) y durante el periodo de garantía, el factor de luminancia (β) y las coordenadas cromáticas (x, y) cumplirán las especificaciones de UNE 135 340:2017 y los valores mínimos de la tabla 701.1 del PG-3

701.5. Ejecución de las obras

Las señales y carteles verticales retrorreflectantes a emplear en este proyecto dispondrán de una marca de calidad otorgada por un organismo de certificación acreditado en España y que esté reconocida por el Ministerio de Fomento.

Podrán utilizarse igualmente señales provenientes de otros países de la Unión Europea que dispongan también de sello de calidad otorgado por un organismo acreditado en el país correspondiente. En tal caso se realizarán exclusivamente los ensayos necesarios para completar las prescripciones de calidad de este Pliego, según los procedimientos establecidos en el vigente artículo 701.7 del PG-3 y que no estén certificadas por la marca de calidad aportada por el citado organismo acreditado.

El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, con suficiente antelación antes del comienzo de la ejecución de las obras de señalización, la relación de las empresas suministradoras y de las señales y carteles a utilizar, con indicación de la marca comercial y referencia que las empresas suministradoras den a esa señal.

Se adjuntará al comunicado las especificaciones técnicas de las señales y carteles verticales a emplear. Se adjuntará asimismo el certificado de calidad en posesión del suministrador.

Replanteo

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del proyecto.

Para la colocación de carteles en nuevas estructuras de tipo pórtico o banderola, cuyo cálculo estructural y elaboración de planos corresponde al Contratista adjudicatario, se respetarán los siguientes criterios de implantación en altura.

Las señales o carteles situados en las márgenes de la plataforma (excepto carteles flecha) seguirán las siguientes indicaciones:

- La diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde de la calzada situado en correspondencia con aquéllos será la siguiente:

  - Autopistas, autovías y vías rápidas: 2,0 m.

  - Carreteras convencionales con arcén > 1,5 m: 1,8 m

  - Carreteras convencionales con arcén < 1,5 m: 1,5 m

- En los carteles situados sobre la calzada el borde inferior del cartel no estará a menos de 5,5 m del pavimento de la calzada.

Seguridad y señalización de las obras

El Contratista adjudicatario realizará, a través de su técnico responsable en materia de seguridad y salud, un plan específico de seguridad y señalización de las obras, basado en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el presente proyecto.

El plan específico concretará las medidas a adoptar en materia de seguridad y señalización de las obras, tanto para protección del personal como del tráfico.

El Contratista someterá el plan a la aprobación del Director de Obra, con suficiente antelación al inicio de la colocación de la señalización vertical, los sistemas de señalización a utilizar para la protección del tráfico, del personal, los materiales y la maquinaria durante el periodo de ejecución de las mismas.

701.6. Limitaciones de la ejecución

En todo momento la vía debe estar señalizada según la normativa vigente.

No se abrirá al tráfico ningún tramo de la actuación sin la autorización del Director de Obra, una vez comprobada la colocación de la señalización requerida.

701.7. Control de Calidad

La posesión de la marca de calidad que acredita la conformidad de las señales y carteles verticales con la normativa UNE de aplicación, exime de la necesidad de realizar los controles de recepción previstos en el artículo 701.7 del PG-3. Bastará con que cada suministro de señales y carteles se acompañe del certificado acreditativo de la posesión de la marca de calidad.

En el caso de empleo de señales con marca de calidad acreditada por algún organismo extranjero que no incluya la totalidad de prescripciones de la normativa UNE, a cada suministro se adjuntará el certificado acreditativo del sello de calidad más un certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias no incluidas en la marca de calidad.

En cualquier caso, el Director de Obra podrá realizar, a su juicio, los controles de calidad que estime oportunos, según los criterios del apartado 701.7 del PG-3.

701.10. Medición y Abono

La medición y abono de los carteles laterales y carteles flecha se realizará según::

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Recuento de carteles realmente colocados en obra y medición sobre plano de su superficie. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye la ejecución de la estructura de sustentación, formada por una cimentación y un bastidor de perfiles metálicos. Incluye también la adquisición y colocación en obra, incluyendo los elementos de sujeción a la estructura de sustentación, así como todas las operaciones necesarias para la colocación definitiva del cartel. Durante el período de garantía especificado en este artículo o, en su defecto, en el artículo 701 del PG-3, el Contratista repondrá, a su costa, de los carteles que no cumplan las especificaciones del presente artículo de este Pliego, siempre y cuando el deterioro sea imputable a una calidad inadecuada del cartel. |

La medición y abono de las señales verticales se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Numero entero. |
| Forma de medición | Recuento de señales realmente colocados en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye la ejecución de la cimentación, el poste y todos los elementos de anclaje. Durante el período de garantía especificado en este artículo o, en su defecto, en el artículo 701 del PG-3, el Contratista repondrá, a su costa, de los carteles que no cumplan las especificaciones del presente artículo de este Pliego, siempre y cuando el deterioro sea imputable a una calidad inadecuada de la señal. |

Artículo 702. Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalizacion horizontal

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 702 del PG-3.

702.1. Definición y aplicación

Se define como captafaro retrorreflectante aquel elemento de guía horizontal que refleja la luz incidente por medio de retrorreflectores para advertir, guiar o informar a los usuarios de la carretera.

Se adopta los términos y definiciones incluidas en las normas UNE-EN 1463-1 y UNE-EN 1463-2

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 702.0010 | ud | CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA. |
| --- | --- | --- |

La ejecución de la unidad incluye la realización de las operaciones siguientes:

- Replanteo de la posición del elemento

- Preparación de la superficie de asiento

- Colocación de los elementos de anclaje

- Colocación del elemento de balizamiento

702.2. Tipos

En todo caso se emplearán captafaros reflectantes de carácter permanente.

En función del tipo de retrorreflector son tipo (3) plástico con superficie resistente a la abrasión. Por su diseño son tipo (A) No deformable.

702.3. Materiales

Los captafaros diseñados para permanecer sobre la superficie de la carretera sobresaldrán una altura perteneciente Clase H2 según norma UNE-EN 1463-1.

Las dimensiones en planta de la parte expuesta al tráfico, deben ser del tipo HD1 según la norma UNE-EN 1463-1

Se emplearán captafaros que garanticen su visibilidad nocturna según la norma UNE-EN-1463-1. Serán de clase PRP 1n en cuanto a los requisitos fotométricos y de clase NCR 1 respecto a los colorimétricos.

Tendrán una durabilidad de clase S1 para la evaluación primaria y de clase R1 para la visibilidad nocturna según norma UNE-EN 1463-2.

En la fabricación de captafaros retrorreflectantes se podrá utilizar (excepto para el retrorreflector) cualquier material (elastomérico, cerámico o metálico), siempre que cumpla con lo especificado en este artículo y disponga del correspondiente marcado CE según la norma UNE-EN 1463-1.

702.4. Ejecución de las obras

Preparación de la superficie de aplicación

Antes de proceder a la instalación de los captafaros retrorreflectantes se realizará una inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y la existencia de posibles defectos, efectuándose en caso necesario una limpieza de la misma, para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la fijación de los mismos.

Si la superficie presentara defectos o desnivelaciones apreciables, se corregirán los primeros y se rellenarán los últimos con materiales de análoga naturaleza a los existentes.

Se llevará a cabo el replanteo de la posición para una correcta ejecución

702.5. Limitaciones de la ejecución

El contratista someterá a la aprobación del Director de Obra el tipo de captafaro a instalar.

No se instalará ningún captafaro sin la aprobación previa del Director de Obra.

La apertura al tráfico se llevará a cabo en condiciones de seguridad una vez finalizada la instalación de los elementos de balizamiento.

No obstante antes de proceder a la instalación se llevará a cabo la señalización de las obras según lo establecido en el proyecto.

702.6. Control de calidad

En todo caso se cumplirá lo prescrito para el control de calidad en el artículo 702 del lPG-3. Distinguiéndose el control de calidad según las siguientes fases:

De los materiales

El contratista facilitará al Director de Obra las instrucciones para la conservación de los captafaros una vez instalados.

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar sobre una muestra representativa de los captafaros retrorreflectantes suministrados a la obra, que la marca, referencia y características de los mismos se corresponde con la declarada en la documentación que les acompaña.

Se tomarán dos (2) muestras con los criterios anteriores dedicándose una de ellas a la realización de ensayos y quedando la otra bajo la custodia del Director de las Obras, con el fin de poder efectuar ensayos de contraste si fueran necesarios.

Antes de iniciar la instalación de los captafaros, se llevarán a cabo los ensayos de comprobación especificados en el apartado 5.3 de la norma UNE-EN 1463-1 (Visibilidad nocturna), tanto sobre requisitos fotométricos, como sobre requisitos colorimétricos. Independientemente de lo anterior, el Director de las Obras, podrá llevar a cabo, en todo momento, los ensayos de comprobación que considere oportunos.

De la instalación:

No se utilizarán materiales que presenten cualquier tipo de alteración o deterioro, que no hayan sido almacenados y conservados en condiciones adecuadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante, o cuya fecha de fabricación sea anterior en más de doce (12) meses a la de su puesta en obra.

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de obra en el que deberá figurar, al menos, la siguiente información:

- Fabricante y designación de la marca comercial del captafaro.

- Referencia de los lotes de los captafaros instalados.

- Fecha de instalación.

- Localización de la obra y estado de la superficie.

- Número y características, de los captafaros instalados.

- Tipos de captafaros y de los sistemas de fijación utilizados.

- Observaciones e incidencias durante la instalación que, a juicio del Contratista, pudieran incidir en las características y durabilidad de los captafaros

De la unidad terminada

Finalizadas las obras de instalación, y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles periódicos para determinar el número de captafaros retrorreflectantes que permanecen fijados a la superficie del pavimento o que hayan perdido su posición original con respecto a la dirección del tráfico.

A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo número será función del tamaño de la misma y del número de captafaros retrorreflectantes utilizados de un mismo tipo.

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno durante el período de garantía de las obras, que los captafaros retrorreflectantes instalados cumplen las características y las especificaciones que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

702.7.  Condiciones de aceptación o rechazo

Se rechazarán todos los materiales de un mismo tipo acopiados cuyas muestras representativas, una vez efectuados los correspondientes ensayos, no cumplan con los requisitos exigidos.

Se rechazarán todos los captafaros instalados de un mismo tipo, si en las correspondientes inspecciones no se cumplen los requisitos de comprobación especificados en el epígrafe 702.6.2.3 del PG-3, debiendo ser retirados y repuestos por otros nuevos por parte del Contratista a su costa.

Unidad terminada

Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectantes instalados dentro de un mismo tramo de control, si en las correspondientes inspecciones se da alguno de los siguientes supuestos:

- El número de captafaros retrorreflectantes no adheridos a la superficie del pavimento supera el dos por ciento (2%) del total de los instalados.

- Más de cinco (5) captafaros retrorreflectantes consecutivos en tramo recto, o más de tres (3) consecutivos en curva, han perdido su posición original con respecto a la dirección del tráfico o han sido eliminados por éste.

No se aplicarán estos criterios en los tramos de carretera durante el período en que estén sometidos a vialidad invernal.

Los captafaros retrorreflectantes de un mismo tramo de control que hayan sido rechazados, una vez eliminados de la carretera, serán sustituidos por otros nuevos por el Contratista a su costa.

702.8. Periodo de garantía

El periodo de garantía de los captafaros retrorreflectantes instalados de acuerdo con las especificaciones del proyecto  será de dos años desde la fecha de su instalación.

702.9. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de captafaros se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Número entero |
| Forma de medición | Unidad de captafaro |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye todos los medios y materiales necesarios para su instalación. |

Artículo 703. Elementos de balizamiento retrorreflectantes

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 703 del PG-3.

703.1. Definición y aplicación

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes son los dispositivos de guía óptica para los usuarios de las carreteras, capaces de reflejar por medio de reflectores, la mayor parte de la luz incidente, procedente generalmente de los faros de los vehículos.

Dichos elementos, que pueden tener distinta forma, color y tamaño, se instalan con carácter permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma, sobre otros elementos adyacentes a la misma, como muros o paramentos de túneles, así como sobre otros equipamientos viales, como pretiles y barreras de seguridad.

Tienen la finalidad de reforzar la capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de circulación) o advertir sobre los posibles sentidos de circulación.

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes habitualmente empleados en carreteras son:

- Panel direccional: colocado en curvas para poner de manifiesto el nivel de peligrosidad de la misma en función de la reducción de velocidad que se tenga que efectuar. Podrán tener entre una y cuatro franjas blancas sobre fondo azul para indicar el grado de peligrosidad de la curva.

- Hito de arista: instalado verticalmente fuera de la plataforma de la carretera. Está formado por un poste blanco, una franja negra inclinada hacia el eje de la carretera, y una o varias piezas de dispositivos retrorreflectantes colocados sobre la franja negra.

- Hito de vértice: en forma semicilíndrica en su cara frontal, provista de triángulos simétricamente opuestos de material retrorreflectante indicando una divergencia.

- Baliza cilíndrica: de geometría generalmente cilíndrica, fijada por su base y fabricada en material flexible con capacidad para recuperar su forma inicial cuando es sometida a esfuerzos. Sus características de masa total y flexibilidad son tales que puede ser franqueada por un vehículo, sin daño notable para éste, permaneciendo en su lugar original tras el paso del mismo.

- Captafaro vertical: utilizado como dispositivo de guía y delineación, preferentemente de los bordes de la carretera, aunque también puede emplearse en la mediana. Está compuesto por un cuerpo o soporte, y un dispositivo retrorreflectante, instalándose generalmente sobre sistemas de contención de vehículos o en paramentos verticales, tales como muros o paramentos de túneles. Entre estos dispositivos de balizamiento, a los efectos de este artículo, se incluyen los hitos de arista instalados sobre barreras de seguridad.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 701.0425 | ud | HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA2 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO. |
| --- | --- | --- |
| 703.0010 | ud | BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA. |
| 703.0020 | ud | HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO. |
| 703.0065 | ud | HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA2, SOBRE BARRERA, TOTALMENTE COLOCADO. |
| 702.0010 | ud | CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA. |

La ejecución de la unidad incluye la realización de las operaciones siguientes:

- Replanteo de la posición del elemento

- Preparación de la superficie de asiento

- Colocación de los elementos de anclaje

- Colocación del elemento de balizamiento

703.2. Tipos

Los tipos de los elementos de balizamiento permanentes son:

| Elemento | Tipo de delineador | Tipo dispositivo Retrorreflectante |
| --- | --- | --- |
| Hitos de arista | D1, D2, D3 o D4 | R1 o R2 |
| Hitos de vértice | D1 o D2 | R1 |
| Balizas cilíndricas | D1 o D3 | R1 |
| Captafaros verticales | D4 | R1 o R2 |

Las características de cada uno de los tipos son:

- D1: para ser instalado en la calzada, no se diseña para poder ser reutilizado tras ser sometido a un impacto.

- D2: para ser instalado en la calzada, se diseña para poder ser reutilizado tras ser sometido a un impacto.

- D3: para ser instalado en la calzada, se diseña para soportar un cierto grado de deformación y volver a la posición vertical tras ser sometido a un impacto.

- D4: para ser instalado sobre estructuras fijas: muros, paramentos de túneles,  pretiles y barreras de seguridad.

- R1: láminas (material).

- R2: dispositivos plásticos de esquina de cubo.

- R3: dispositivos de cristal biconvexo

En la actuación se proyectan elementos de balizamiento con nivel de retrorreflectancia RA2.

El tipo de delineador exigido en D1.

Los captafaros verticales tienen un nivel re retrorreflectancia Clase RA3-ZA

703.3. Materiales

703.3.1. Consideraciones generales

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados.

En la fabricación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se utilizará cualquier material convencional sancionado por la experiencia, siempre que cumpla lo especificado en este artículo y disponga del correspondiente marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 12899-3.

Cada tipo de elemento de balizamiento llevará el sistema de fijación y la clase de retrorreflectancia incluida en la definición de la unidad.

703.3.2. Sustrato

El sustrato cumplirá las características de visibilidad (coordenadas cromáticas y factor de luminancia) indicadas en el epígrafe 6.3.1 de la norma a U N E - E N 12899-3. Además las características físicas y resistentes del sustrato de los hitos serán las especificadas en el epígrafe 6.4.1 de la norma UNE-EN 12899-3.

703.3.3. Dispositivos retrorreflectantes

Los dispositivos retrorreflectantes cumplirán las características sobre coordenadas cromáticas (visibilidad diurna y visibilidad nocturna), factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión y características de visibilidad, indicadas en el epígrafe 6.3.2 de la norma UNE-EN 12899-3.

Las características físicas y resistentes de los dispositivos retrorreflectantes, serán las indicadas en el epígrafe 6.4.2 de la norma UNE-EN 12899-3.

703.3.4. Sistemas de anclaje

Los sistemas de anclaje de los hitos de arista, balizas cilíndricas y, en su caso, hitos de vértice, serán tales que aseguren la fijación permanente de los citados elementos de balizamiento por su base y que, en caso de arrancamiento, rotura o deformación, no produzcan peligro alguno para el tráfico rodado, ni por causa del elemento de balizamiento arrancado, ni por los elementos de anclaje que puedan permanecer sobre la calzada.

Por su parte, el citado sistema de fijación será tal que permita la apertura al tráfico de la zona recién balizada en el menor tiempo posible.

703.3.5 Acreditación de los materiales

El cumplimiento de los requisitos exigidos a los materiales se acreditará mediante la presentación del marcado CE que corresponda a cada uno de los productos utilizados en su fabricación e instalación. En el caso del sustrato y los dispositivos retrorreflectantes, el mencionado certificado se hará de acuerdo a lo especificado en la norma UNE-EN 12899-3. Según el Reglamento 305/2011, los productos también podrán tener el marcado CE con una Evaluación Técnica Europea emitida por un Organismo de Evaluación Técnica autorizado.

Para aquellos elementos incluidos en este artículo que queden excluidos del objeto y campo de aplicación de la norma UNE-EN 12899-3 y por tanto no dispongan de marcado CE, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares exija el cumplimiento de otras especificaciones técnicas, cumplirán con las especificaciones de la norma UNE-EN 12899-3, acreditadas por medio del correspondiente certificado de constancia de las prestaciones otorgado por un organismo de certificación.

Por su parte, la garantía de calidad de los materiales utilizados en la fabricación e instalación de los elementos de balizamiento será exigible, en cualquier circunstancia, al Contratista adjudicatario de las obras.

703.4. Especificaciones de la unidad terminada.

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes cumplirán con los requisitos de comportamiento que figuran en el marcado CE, tal como se indica en el Anexo ZA (tabla ZA.3) de la norma UNE-EN 12899-3.

Las características de los elementos instalados serán las especificadas en la Tabla

No se admitirán las siguientes clases:

- Clase WL0 para la presión de viento.

- Clase DH0 para la resistencia al impacto.

El nivel de retrorreflexión y la clase de comportamiento de los dispositivos retrorreflectantes de cualquier tipo de elemento de balizamiento es el que está incluido en la definición de la unidad.

703.5. Ejecución de las obras

703.5.1. Señalización de las obras

Antes de iniciarse la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras, los sistemas de señalización para protección del tráfico, del personal, los materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así como de los elementos recién fijados al sustrato, durante el período de tiempo necesario antes de abrir la zona balizada al tráfico.

Se llevará a cabo la señalización de las obras según lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud de la obras.

703.5.2. Preparación de la superficie

Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se realizará una inspección de la superficie donde se van a ubicar, a fin de comprobar su estado y la existencia de posibles defectos. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la fijación de los dispositivos de balizamiento. Si la superficie presentara deterioros apreciables, se corregirán con materiales de naturaleza análoga a la existente.

En pavimentos de hormigón, en el caso específico de sistemas de fijación basados en adhesivos, antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento deberán eliminarse, de su zona de fijación, todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen adheridos a su superficie.

703.5.3. Replanteo

Previamente al inicio de las obras, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las especificaciones del Proyecto.

703.6. Limitaciones de la ejecución

La apertura al tráfico se llevará a cabo en condiciones de seguridad una vez finalizada la instalación de los elementos de balizamiento.

No obstante antes de proceder a la instalación se llevará a cabo la señalización de las obras según lo establecido en el proyecto.

703.7. Control de calidad

703.7.1.  Condiciones generales

Se llevará a cabo el control de los materiales suministrados así como de la unidad terminada durante su periodo de garantía

703.7.2. Control de procedencia de los materiales

Se llevará a cabo el control documental de los valores declarados en la información que acompaña al marcado CE. El Director de Obra podrá disponer en cualquier momento la realización de las comprobaciones sobre los materiales que considere oportunas.

Identificación

Junto a la documentación establecida en el PG3 para el suministro del material y la que corresponde a productos que ostentan el marcado CE, se debe incluir las instrucciones de aplicación definidas en el certificado resultante del correspondiente ensayo de durabilidad.

Deberá incluir las instrucciones para la conservación de los elementos de balizamiento instalados.

Ensayos de comprobación

Antes de la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se llevará a cabo los ensayos de comprobación especificados en la norma UNE-EN 12899- 3

703.7.3. Control de la puesta en obra

No se permitirá la instalación de elementos que presente algún tipo de alteración o  deterioro, o que no hayan sido almacenados en las condiciones adecuadas y cuya fecha de fabricación sea anterior en más de doce (12) meses a la puesta en obra

703.7.4. Control de la unidad terminada

Antes de cumplirse el periodo de garantía se llevarán a cabo los controles periódicos de los elementos de balizamiento para comprobar, in situ, que cumplen con las especificaciones mínimas.

Se llevará a cabo sobre un número representativo de elementos según la tabla 703.3 del PG-3.

703.8.  Condiciones de aceptación o rechazo

703.8.1. Materiales suministrados a la obra

Se rechazarán todos los elementos que no cumplan con los requisitos establecidos.

703.8.2. Unidad terminada

Se rechazarán todos los elementos de balizamiento del mismo tipo si se cumple:

- Más del veinte por ciento (>20%)  de los elementos poseen dimensiones fuera de las tolerancias admitidas.

- Más de un diez por ciento (>10%) de los elementos no cumplen con los requisitos de comportamiento especificados en la norma UNE 135352

703.9. Periodo de garantía

El periodo de garantía de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retrorreflectantes, fabricados e instalados con carácter permanente, así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de treinta (30) meses desde la fecha de su instalación.

703.10. Medición y abono

La medición y abono de las unidades incluidas en el presente artículo se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Unidad de elemento de balizamiento |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye todos los medios y materiales necesarios para su instalación. |

Artículo 704. Barreras de seguridad metálicas

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 704 del PG-3, en lo que resulte de aplicación a barreras metálicas.

704.1. Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 704.0010 | m | BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,50 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. |
| --- | --- | --- |
| 704.0020 | m | BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. |
| 704.0030 | m | BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W3 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. |
| 704.0040 | m | BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. |
| 704.0050N | m | BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,70 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. |
| 704.0060N | m | BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. |
| 704.0070N | m | BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. |
| 704.0080 | m | BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. |
| 704.0090N | m | BARRERA METALICA SIMPLE MOVIL DESMONTABLE PARA PASOS DE MEDIANA CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2 ANCHURA DE TRABAJO W7, INCLUSO MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADA |
| 704.0140N | m | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINAL "COLA DE PEZ" PARA BARRERA BIONDA, INCLUSO TORNILLERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. |

Los materiales, proceso de fabricación y control de calidad seguirá las prescripciones de las normas UNE y UNE-EN siguientes:

| Normas UNE-EN |  |
| --- | --- |
| UNE-EN 1317-1: 2011 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios generales para los métodos de ensayo |
| UNE-EN 1317-2: 2011 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para barreras de seguridad. |
| UNE-EN 1317-3: 2011 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 3: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para atenuadores de impactos. |
| UNE-ENV 1317-4: 2002 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 4: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para terminales y transiciones de barreras de seguridad. |
| UNE-EN 1317-5: 2008+A2: 2012 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto y evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos. |

704.2. Tipos

Al ya haber entrado en vigor la obligatoriedad del marcado CE para las barreras de seguridad, sólo podrán disponerse barreras que cuenten con el marcado, al ser éste un requisito obligatorio para la comercialización del producto en el ámbito de la Unión Europea.

El marcado CE es un certificado de conformidad prestacional, y no es sustitutivo, por ello, de los sellos de calidad.

El tipo de barrera empleado en cada caso debe cumplir las condiciones especificadas en la definición de la unidad.

Las barreras de seguridad y pretiles se clasifican, según el comportamiento del sistema, de acuerdo con los criterios, parámetros y clases definidos en las normas UNE-EN 1317-1 y UNE-EN 1317-2.

Según su geometría y funcionalidad las barreras se clasifican en simples y dobles, en función de que sean aptas para el choque por uno o por ambos de sus lados.

Los sistemas para protección de moto ciclistas se clasifican, según su  comportamiento, de acuerdo con los criterios, parámetros y clases definidos en la norma UNE 135900.

704.3. Materiales y componentes

Los materiales cumplirán las especificaciones del artículo 704 del PG-3 y de la relación anterior de normas UNE y UNE-EN que resulten de aplicación.

Cada barrera de seguridad metálica cumplirá con los parámetros establecidos en la definición de la unidad en cuando a los parámetros siguientes:

- El nivel de contención

- Anchura de trabajo

- Deflexión dinámica

- Indice de severidad

704.4. Ejecución de las obras

Las barreras metálicas a emplear en este proyecto serán las dispuestas según la Orden Circular 35/2014 Sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos o bien dispondrán de un marcado CE otorgado por un organismo de certificación acreditado en España y que esté reconocido por el Ministerio de Fomento.

El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, con suficiente antelación antes del comienzo de la ejecución de la colocación de las barreras la relación de las empresas suministradoras y de barrera móvil a utilizar, con indicación de la marca comercial y referencia que las empresas suministradoras den a ese sistema.

Se adjuntará al comunicado las especificaciones técnicas de la barrera a emplear. Se adjuntará asimismo el certificado de calidad en posesión del suministrador, que acredita que las barreras cumplen con la normativa UNE y UNE-EN de aplicación y, en consecuencia, con las especificaciones técnicas de este Pliego.

La instalación de las barreras metálicas se realizará prestando especial atención a los requerimientos recogidos en la Orden circular 35/2014.

Antes de comenzar la instalación de las barreras, el Contratista comprobará, tras el replanteo de las barreras, que se cumplen íntegramente todos los requisitos de disposición requeridos en la Orden Circular 35/2014 apartado 6.

Si alguno de estos requisitos no se cumpliera con la disposición prevista en los planos del proyecto, el Contratista informará al Director de Obra para que éste ordene las actuaciones oportunas para dar cumplimiento al requisito. Es, por tanto, responsabilidad del Contratista realizar una revisión minuciosa de las disposiciones previstas en proyecto, cotejándolas con los datos de replanteo en campo, para garantizar que las barreras instaladas satisfarán plenamente los requisitos que seguidamente se relacionan.

Asimismo se deben cumplir los requisitos y especificaciones de longitud mínima y pendienteado de la superficie sobre la que se va a colocar la barrera que indique el fabricante del sistema.

704.5. Limitaciones en la ejecución

No se admitirá la instalación de ninguna barrera que no cumpla como mínimo las especificaciones en cuanto a los parámetros de diseño definidas en la unidad. Todas las barreras instaladas deben contar con la aprobación del Director de Obra.

704.6. Control de calidad

La posesión del marcado CE que posee la barrera, exime de la necesidad de realizar los controles de recepción previstos en el artículo 704.6 del PG-3. Bastará con que cada suministro de barreras metálicas se acompañe del certificado acreditativo de la posesión del marcado CE.

Se realizarán los controles de calidad establecidos en la normativa vigente y el concreto en el apartado 704.6 del PG-3

En cualquier caso, el Director de Obra podrá realizar, a su juicio, los controles de calidad que estime oportunos, según los criterios del apartado 704.6 del PG-3.

704.7. Criterio de aceptación o rechazo

Se relacionan seguidamente las especificaciones que deberá cumplir la unidad terminada para proceder a su aceptación final.

| Parámetros de aceptación final | Procedimiento de medida |
| --- | --- |
| Posición transversal: Distancia a obstáculo o desnivel ≥ W | Medición con cinta |
| Desviación de la inclinación respecto de la perpendicular a la plataforma < 3º | Medición con inclinómetro y regla |

Tratamiento de no conformidades

Si alguno de los parámetros de aceptación final no se cumpliera o la barrera instalada no cumple con los parámetros de diseño definidos en la unidad, no se aceptará la unidad mientras no se subsane la deficiencia. La corrección de las deficiencias correrá íntegramente por cuenta del Contratista.

704.8. Periodo de garantía

El período de garantía de los elementos constituyentes de los sistemas de contención que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables, así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de dos (2) años, contabilizados desde la fecha de su instalación.

704.9. Medición y abono

La medición y abono de las unidades de barreras se realizarán según las prescripciones siguientes:

| Unidad de medida | Metros (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Longitud de barrera realmente colocada |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. El precio de la unidad incluye los postes, anclajes, tornillería. Los elementos de transición y entre tipos de barreras y los elementos terminales o de abatimiento se medirán como metros de barrera sin precio independiente. El precio incluye la disposición de captafaros con las condiciones establecidas en el artículo 703 del presente pliego |

Artículo 704B. Barreras de seguridad metálicas de pasos de mediana

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 704 del PG-3, en lo que resulte de aplicación a barreras metálicas.

704b.1. Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 704.0241N | m | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA METÁLICA MODULAR MOVIL, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, DE 40M (12M+20M), DOTADA DE APERTURA EN SU TRAMO CENTRAL MEDIANTE RÓTULA ARTICULADA EN SUS EXTREMOS Y DISPOSICIÓN DE RUEDAS, INCLUSO CONECTOR RÁPIDO Y PIEZAS DE TRANSICIÓN A BARRERA, TOTALMENTE INSTALADA. |
| --- | --- | --- |

Los materiales, proceso de fabricación y control de calidad seguirá las prescripciones de las normas UNE y UNE-EN siguientes:

| Normas UNE-EN |  |
| --- | --- |
| UNE-EN 1317-1: 2011 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios generales para los métodos de ensayo |
| UNE-EN 1317-2: 2011 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para barreras de seguridad. |
| UNE-EN 1317-3: 2011 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 3: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para atenuadores de impactos. |
| UNE-ENV 1317-4: 2002 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 4: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para terminales y transiciones de barreras de seguridad. |
| UNE-EN 1317-5: 2008+A2: 2012 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto y evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos. |

704b.2. Tipos

Sólo se podrán emplear sistemas de barreras de seguridad metálicas móviles para pasos de mediana certificadas y homologadas mediante ensayos experimentales a escala real. El marcado CE se ha obtenido a través de ensayos acreditados conformes a la norma UNE-EN 1317, y en particular su parte 5, Durabilidad y evaluación de la conformidad.

Al ya haber entrado en vigor la obligatoriedad del marcado CE para las barreras de seguridad, sólo podrán disponerse barreras que cuenten con el marcado, al ser éste un requisito obligatorio para la comercialización del producto en el ámbito de la Unión Europea.

El marcado CE es un certificado de conformidad prestacional, y no es sustitutivo, por ello, de los sellos de calidad.

704b.3. Materiales y componentes

Los materiales cumplirán las especificaciones del artículo 704 del PG-3 y de la relación anterior de normas UNE y UNE-EN que resulten de aplicación.

Se utilizará un sistema especialmente diseñado para su instalación en pasos de mediana, dotado de apertura en su tramo central mediante rótula articulada en sus extremos y disposición de ruedas.

Proporcionará niveles de contención H2 que puedan ir desde normal hasta muy alto.

La rótula sobre la que pivotan los tramos de apertura debe trabajar de manera independiente a los tramos de transición a barrera existente, lo cual aumentará considerablemente la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia.

El sistema a instalar será tal que basten dos personas para abrirlo hasta un ángulo de hasta 60° en ambas direcciones, sin necesidad de maquinaria especial, con tan solo aflojar dos elementos, retirar los pernos de fijación rápida y bajar las ruedas integradas, el sistema se moverá.

El sistema debe estar diseñado y fabricado para dotar adecuación estructural, mínimo riesgo para el ocupante y seguridad al vehículo, tal y como recoge la norma EN 1317- 1 y 2.

Será un sistema construido en acero galvanizado con una altura de 900 mm.

La parte superior se presenta como una viga cuadrada, mientras que la inferior se ensancha para dotar al conjunto de la máxima estabilidad y seguridad.

El sistema contiene como partes fundamentales:

- Tramo de inicio/fin dotado de rótula para permitir la apertura del sistema hasta 90º en ambas direcciones. También está equipado para poder adaptarse a cualquier sistema de conexión con barrera metálica, hormigón y otras conexiones especiales.

- Elemento con rótula a 45º y ruedas para conexión con los tramos de inicio/fin.

- Elemento que permite dar continuidad y adaptación al sistema a cualquier longitud de tramo gracias a su sistema de conexión machihembrado de fácil instalación. Este elemento puede presentarse con ruedas o sin ellas dependiendo de la tipología del sistema.

- Elemento con pieza de conexión de apertura rápida o similar, dotados ellos también con ruedas que permiten la cómoda apertura del sistema

- Transiciones.- El sistema, por su versatilidad puede acoplarse a todo tipo de elemento de contención existente, permitiendo su funcionamiento tanto en posición fija, como móvil de manera autónoma, lo que reduce tiempos de respuesta en situaciones de emergencia.

704b.4. Ejecución de las obras

Las barreras metálicas a emplear en este proyecto serán las dispuestas según la Orden Circular 35/2014 Sobre Criterios De Aplicación De Sistemas De Contención De Vehículos o bien dispondrán de un marcado CE otorgado por un organismo de certificación acreditado en España y que esté reconocido por el Ministerio de Fomento.

Podrán utilizarse igualmente sistemas metálicos móviles equivalentes para protección en pasos de mediana provenientes de otros países de la Unión Europea siempre que dispongan del marcado CE.

El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, con suficiente antelación antes del comienzo de la ejecución de la colocación de las barreras la relación de las empresas suministradoras y de barrera móvil a utilizar, con indicación de la marca comercial y referencia que las empresas suministradoras den a ese sistema.

Se adjuntará al comunicado las especificaciones técnicas de la barrera a emplear. Se adjuntará asimismo el certificado de calidad en posesión del suministrador, que acredita que las barreras cumplen con la normativa UNE y UNE-EN de aplicación y, en consecuencia, con las especificaciones técnicas de este Pliego.

La instalación de las barreras metálicas se realizará prestando especial atención a los requerimientos recogidos en la Orden circular 35/2014.

Antes de comenzar la instalación de las barreras, el Contratista comprobará, tras el replanteo de las barreras, que se cumplen íntegramente todos los requisitos de disposición requeridos en la Orden Circular 35/2014 apartado 6.

Si alguno de estos requisitos no se cumpliera con la disposición prevista en los planos del proyecto, el Contratista informará al Director de Obra para que éste ordene las actuaciones oportunas para dar cumplimiento al requisito. Es, por tanto, responsabilidad del Contratista realizar una revisión minuciosa de las disposiciones previstas en proyecto, cotejándolas con los datos de replanteo en campo, para garantizar que las barreras instaladas satisfarán plenamente los requisitos que seguidamente se relacionan.

Asimismo se deben cumplir los requisitos y especificaciones de longitud mínima y pendienteado de la superficie sobre la que se va a colocar la barrera que indique el fabricante del sistema.

704b.5. Limitaciones en la ejecución

No se admitirá la instalación de ninguna barrera que no cumpla como mínimo las especificaciones en cuanto a los parámetros de diseño definidas en la unidad. Todas las barreras instaladas deben contar con la aprobación del Director de Obra.

704b.6. Control de calidad

La posesión del marcado CE que posee la barrera, exime de la necesidad de realizar los controles de recepción previstos en el artículo 704.6 del PG-3. Bastará con que cada suministro de barreras metálicas se acompañe del certificado acreditativo de la posesión del marcado CE.

Se realizarán los controles de calidad establecidos en la normativa vigente y el concreto en el apartado 704.6 del PG-3

En cualquier caso, el Director de Obra podrá realizar, a su juicio, los controles de calidad que estime oportunos, según los criterios del apartado 704.6 del PG-3.

704b.7. Criterio de aceptación o rechazo

Se relacionan seguidamente las especificaciones que deberá cumplir la unidad terminada para proceder a su aceptación final.

| Parámetros de aceptación final | Procedimiento de medida |
| --- | --- |
| Posición transversal: Distancia a obstáculo o desnivel ≥ W | Medición con cinta |
| Desviación de la inclinación respecto de la perpendicular a la plataforma < 3º | Medición con inclinómetro y regla |

Tratamiento de no conformidades

Si alguno de los parámetros de aceptación final no se cumpliera o la barrera instalada no cumple con los parámetros de diseño definidos en la unidad, no se aceptará la unidad mientras no se subsane la deficiencia. La corrección de las deficiencias correrá íntegramente por cuenta del Contratista.

704b.8. Periodo de garantía

El período de garantía de los elementos constituyentes de los sistemas de contención que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables, así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de dos (2) años, contabilizados desde la fecha de su instalación.

704b.9. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de obra correspondiente a la formación de paso de mediana de 40 m  y colocación definitiva se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades exactas. |
| Forma de medición | Unidad de barrera de paso de mediana de 40m realmente ejecutadas en obra. La colocación definitiva de pasos de mediana |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. El precio incluye la disposición de captafaros con las condiciones establecidas en el artículo 703 del presente pliego |

Artículo 706. Pretiles metálicos

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 704 del PG-3, en lo que resulte de aplicación a pretiles metálicos.

Los materiales, proceso de fabricación y control de calidad seguirá las prescripciones de las normas UNE y UNE-EN siguientes:

Normas UNE-EN

| Código | Título |
| --- | --- |
| UNE-EN 1317-1 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios generales para los métodos de ensayo |
| UNE-EN 1317-2 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para barreras de seguridad. |
| UNE-EN 1317-3 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 3: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para atenuadores de impactos. |
| UNE-ENV 1317-4 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 4: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para terminales y transiciones de barreras de seguridad. |
| UNE-EN 1317-5 | Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto y evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos. |

Normativa española

| Código | Título |
| --- | --- |
| Orden Circular 35/2014 | Sobre Criterios De Aplicación De Sistemas De Contención De Vehículos |

706.1. 	Aplicación

Las prescripciones contenidas en esta cláusula son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 617.0020 | m | PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. |
| --- | --- | --- |
| 617.0030N | m | PRETIL DE HORMIGÓNCON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,98 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. |

706.2. Tipos

Sólo se podrán emplear sistemas de contención de vehículos o pretiles metálicos certificados y homologados mediante ensayos experimentales a escala real según la norma UNE-EN 1317. Tales sistemas certificados y homologados están recogidos en la Orden Circular 35/2014 Sobre Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.

Al ya haber entrado en vigor la obligatoriedad del marcado CE para los nuevos pretiles metálicos, sólo podrán disponerse barreras que cuenten con el marcado, al ser éste un requisito obligatorio para la comercialización del producto en el ámbito de la Unión Europea. El marcado CE se obtendrá a través de ensayos acreditados conformes a la norma UNE-EN 1317, y en particular su parte 2.

Características del sistema a emplear

Los parámetros definitorios del sistema de contención en la estructura del P.K. 0+820 son los siguientes (con el significado recogido en UNE-EN 1317):

- Nivel de contención:			H3

- Anchura de trabajo:				W2

- Deflexión dinámica (m):			0,60 m.

- Índice de severidad:			B

Los parámetros definitorios del sistema de contención en la estructura del P.K. 1+860 son los siguientes (con el significado recogido en UNE-EN 1317):

- Nivel de contención:			H4b

- Anchura de trabajo:				W4

- Deflexión dinámica (m):			0,98 m.

- Índice de severidad:			B

Estos pretiles pueden estar sujetos a cargas máximas transmitidas a la estructura.

La anticipación y finalización debe realizarse según lo dispuesto en los Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.

El hormigón del zócalo en la zona del pretil deberá de presentar una resistencia mínima de HA-30 con armaduras B 500 S con las condiciones especificadas por el fabricante

706.3. 	Materiales y componentes

Los materiales cumplirán las especificaciones del artículo 704 del PG-3 y de la relación anterior de normas UNE y UNE-EN que resulten de aplicación.

Cumplirán además las especificaciones incluidas la Orden Circular 35/2014 Sobre Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.

El pretil metálico incluirá la protección de galvanizado en caliente de 80 micrómetros de espesor y estará pintado en color a definir por Dirección de Obra.

706.4. 	Ejecución de las obras

Los pretiles metálicos a emplear en este proyecto serán los dispuestos según la Orden Circular 35/2014 Sobre Criterios De Aplicación De Sistemas De Contención De Vehículos o bien dispondrán de un marcado CE otorgado por un organismo de certificación acreditado en España y que esté reconocido por el Ministerio de Fomento.

Podrán utilizarse igualmente pretiles metálicos provenientes de otros países de la Unión Europea siempre que dispongan del marcado CE.

El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, con suficiente antelación antes del comienzo de la ejecución de la colocación de pretiles, la relación de las empresas suministradoras y de pretiles a utilizar, con indicación de la marca comercial y referencia que las empresas suministradoras den a ese sistema.

Se adjuntará al comunicado las especificaciones técnicas de los pretiles a emplear. Se adjuntará asimismo el certificado de calidad en posesión del suministrador, que acredita que las barreras cumplen con la normativa UNE y UNE-EN de aplicación y, en consecuencia, con las especificaciones técnicas de este Pliego.

La instalación de los pretiles metálicos se realizará prestando especial atención a los requerimientos recogidos en la Orden circular 35/2014, apartado 6, relativo a la disposición del sistema: disposición longitudinal, transversal y en altura, inclinación, cimentación, extremos y condiciones de disposición en zonas especiales.

Antes de comenzar la instalación de las barreras, el Contratista comprobará, tras el replanteo de las barreras, que se cumplen íntegramente todos los requisitos de disposición requeridos en la Orden Circular 35/2014 apartado 6. Si alguno de estos requisitos no se cumpliera con la disposición prevista en los planos del proyecto, el Contratista informará al Director de Obra para que éste ordene las actuaciones oportunas para dar cumplimiento al requisito. Es, por tanto, responsabilidad del Contratista realizar una revisión minuciosa de las disposiciones previstas en proyecto, cotejándolas con los datos de replanteo en campo, para garantizar que las barreras instaladas satisfarán plenamente los requisitos que seguidamente se relacionan.

706.5. Limitaciones en la ejecución

No se admitirá la instalación de ningún pretil que no cumpla como mínimo las especificaciones en cuanto a los parámetros de diseño definidas en la unidad. Todos los pretiles instalados deben contar con la aprobación del Director de Obra.

706.6. Control de calidad

La posesión del marcado CE que acredita la conformidad de los pretiles metálicos con la normativa UNE de aplicación, exime de la necesidad de realizar los controles de recepción previstos en el artículo 704.6 del PG-3. Bastará con que cada suministro de pretiles metálicos se acompañe del certificado acreditativo de poseer el marcado CE.

En el caso de empleo de pretiles metálicos con marca de calidad acreditada por algún organismo extranjero que no incluya la totalidad de prescripciones de la normativa UNE, a cada suministro se adjuntará el certificado acreditativo del sello de calidad más un certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias no incluidas en la marca de calidad.

En cualquier caso, el Director de Obra podrá realizar, a su juicio, los controles de calidad que estime oportunos, según los criterios del apartado 704.6 del PG-3.

706.7. Criterio de aceptación o rechazo

Se relacionan seguidamente las especificaciones que deberá cumplir la unidad terminada para proceder a su aceptación final. La nomenclatura de los parámetros relacionados en la tabla siguiente es coincidente con la adoptada por la Orden Circular 35/2014.

| Parámetros de aceptación final | Normas de referencia | Procedimiento de medida |
| --- | --- | --- |
| Altura de la barrera: Tolerancia en menos: la indicada en la ficha del Catálogo Tolerancia en más: la indicada en la ficha del catálogo | OC 35/2014 | Medición topográfica. |
| Longitud de anticipación: Longitud Lr Longitud La | Tabla 10 OC 35/2014 Tabla 11 OC 35/2014 | Medición con odómetro o topográfica |
| Longitud de prolongación: Calzada única Calzadas separadas | Fig. 8 OC 35/2014 Fig. 9 OC 35/2014 | Medición con cinta, odómetro o topográfica |
| Posición transversal: Distancia mínima al borde de la superficie pavimentada: - barrera fuera del arcén - si no hay arcén, distancia mínima de 0,5 m. respecto a borde de calzada | OC 35/2014 | Medición con cinta |
| Posición transversal: Distancia a obstáculo o desnivel ≥ W | OC 35/2014 | Medición con cinta |
| Posición en altura: | OC 35/2014 | El bordillo no excederá de siete centímetros de altura en ningún caso. |
| Desviación de la inclinación respecto de la perpendicular a la plataforma < 1º | OC 35/2014 | Medición con inclinómetro y regla |

Tratamiento de no conformidades

Si alguno de los parámetros de aceptación final no se cumpliera, no se aceptará la unidad mientras no se subsane la deficiencia, bien añadiendo longitud de pretil o bien desmontando módulos y eventualmente postes, para posteriormente reponer los pretiles cumpliendo todos los criterios de aceptación. La corrección de las deficiencias correrá íntegramente por cuenta del Contratista.

706.8. Periodo de garantía

El período de garantía de los elementos constituyentes de los sistemas de contención que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables, así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de dos (2) años, contabilizados desde la fecha de su instalación.

706.9. Medición y abono

Las unidades de obra correspondientes a pretiles metálicos se medirán conforme a los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metros (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Longitud de pretil realmente ejecutada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y característicos cuando proceda. En el precio se incluye también la parte proporcional del anclaje químico indicado por el fabricante como necesario para el correcto funcionamiento del sistema de contención. El precio incluye la disposición de captafaros con las condiciones establecidas en el artículo 703 del presente pliego |

Artículo 707.- Barreras de hormigón

Excepto para lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se seguirá lo prescrito en el vigente artículo 704 del PG-3, en lo que resulte de aplicación a barreras de hormigón.

Los materiales, proceso de fabricación y control de calidad seguirá las prescripciones de las normas UNE y UNE-EN siguientes:

Normas UNE-EN

| Código | Título |
| --- | --- |
| UNE-EN 1317-1: 2011 | "Sistemas de contención para carreteras. Terminología y criterios generales para los métodos de ensayo". |
| UNE-EN 1317-2: 2011 | "Sistemas de contención para carreteras. Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para barreras de seguridad". |
| UNE-EN 1317-3: 2011 | "Sistemas de contención para carreteras. Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para atenuadores de impactos". |
| UNE-ENV 1317-4: 2002 | "Sistemas de contención para carreteras. Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de choque y métodos de ensayo para terminales y transiciones de barreras de seguridad". |
| UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 | "Sistemas de contención para carreteras. Requisitos de producto y evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos". |

Normativa española

| Código | Título |
| --- | --- |
| Orden Circular 35/2014 | Sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos. |

707.1. 	Aplicación

Las prescripciones contenidas en el presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 704.0001N | m | BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE DE HORMIGÓN CON NIVEL DE CONTECIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W2<0,7, DEFLEXIÓN DINÁMICA D<0,22; ÍNDICE DE SEVERIDAD B; vi<1.53, I i/ CAPTAFAROS, P.P. DE UNIONES, TRAMOS DE TRANSICIÓN O ABTIMIENTO, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. |
| --- | --- | --- |
| 704.0002N | m | BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE DE HORMIGÓN CON NIVEL DE CONTECIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W2<0,6, DEFLEXIÓN DINÁMICA D<0,00; ÍNDICE DE SEVERIDAD B; vi<0,70 I i/ CAPTAFAROS, P.P. DE UNIONES, TRAMOS DE TRANSICIÓN O ABTIMIENTO, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. |
| 704.0110N | m | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE HORMIGÓN PREFABRICADA CON NIVEL DE CONTENCION H1 Y POSTERIOR RETIRADA A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO, UTILIZADO EN DESVÍOS DE TRÁFICO PARA 5 USOS. TOTALMENTE TERMINADO. |

Los trabajos que se incluyen en la unidad son:

- Suministro a obra de las barreras de hormigón, o fabricación in situ y piezas especiales de paso de juntas de dilatación y conexión entre barreras de hormigón y barrera metálica bionda. Suministro de los materiales necesarios en caso de barrera ejecutada “in situ”.

- Replanteo de la posición de la barrera.

- Colocación/ejecución de la barrera, incluyendo todas las operaciones y medios auxiliares para su instalación definitiva, incluyendo la creación de juntas de dilatación en los lugares indicados o manteniendo las de la obra de fábrica en la que se instala.

- Todas las operaciones necesarias para revisar y comprobar la calidad y la perfección del montaje y de las alineaciones resultantes.

- Todas las operaciones previstas en el Plan de Control de Calidad definido en el Pliego.

707.2. 	Tipos

Sólo se podrán emplear sistemas de contención de vehículos certificados y homologados mediante ensayos experimentales a escala real según la norma UNE-EN 1317.

Al ya haber entrado en vigor la obligatoriedad del marcado CE, sólo podrán disponerse barreras que cuenten con el marcado, al ser éste un requisito obligatorio para la comercialización del producto en el ámbito de la Unión Europea.

Los parámetros definitorios de los tipos de barrera son los siguientes (2 tipologías)

Barrera de hormigón simple

- Nivel de contención:			H1

- Anchura de trabajo:				W2

- Deflexión dinámica (m):			0,22 m.

- Índice de severidad:			B

Barrera de hormigón simple

- Nivel de contención:			H1

- Anchura de trabajo:				W2

- Deflexión dinámica (m):			0,00 m.

- Índice de severidad:			B

La barrera empleada en los desvíos de tráfico debe tener al menos un nivel de contención H1.

707.3. 	Materiales

La barrera es un sistema de contención integrado por varios componentes y todos ellos deben ser suministrados de forma integral por el fabricante del sistema. El sistema integral así compuesto estará en posesión de un certificado de conformidad CE con la norma UNE-EN 1317, que garantiza el cumplimiento de las especificaciones de la citada norma.

El hormigón y armadura empleados en la fabricación cumplirán con lo establecido en la Instrucción EHE.

707.4. 	Ejecución de las obras

Suministro

El Contratista comunicará por escrito al Director de Obra, con suficiente antelación antes de las obras la marca comercial y el certificado de conformidad CE del sistema a emplear, conforme al modelo indicado en el apartado 707.2. Materiales y componentes.

Replanteo de la barrera

Primero se replantearán todos los puntos singulares de la estructura tales como juntas de dilatación y se garantizará que los módulos de barrera para el paso de junta coincidan la misma, previéndose módulos especiales de menor longitud si fuese necesario.

La modificación de la longitud de los módulos habrá de ser inferior a un 5 % de la longitud tipo indicada en la ficha de especificaciones del sistema, tal y como queda reflejado en los planos de proyecto.

Adicionalmente se cumplirán todas las tolerancias exigidas por el fabricante del sistema para la correcta instalación de su barrera.

Instalación de la barrera

Antes de comenzar la instalación de las barreras, el Contratista comprobará, tras el replanteo de las barreras, que se cumplen íntegramente todos los requisitos de disposición requeridos en la OC 35/2014. Si alguno de estos requisitos no se cumpliera con la disposición prevista en los planos del proyecto, el Contratista informará al Director de Obra para que éste ordene las actuaciones oportunas para dar cumplimiento al requisito. Es, por tanto, responsabilidad del Contratista realizar una revisión minuciosa de las disposiciones previstas en proyecto, cotejándolas con los datos de replanteo en campo, para garantizar que las barreras instaladas satisfarán plenamente los requisitos que seguidamente se relacionan.

707.5. Limitaciones en la ejecución

No se admitirá la instalación de ninguna barrera que no cumpla como mínimo las especificaciones en cuanto a los parámetros de diseño definidas en la unidad. Todas las barreras instaladas deben contar con la aprobación del Director de Obra.

707.6. Control de calidad

La posesión del marcado CE que posee la barrera, exime de la necesidad de realizar los controles de recepción previstos en el artículo 704.6 del PG-3. Bastará con que cada suministro de barreras metálicas se acompañe del certificado acreditativo de la posesión del marcado CE.

Se realizarán los controles de calidad establecidos en la normativa vigente y el concreto en el apartado 704.6 del PG-3

En cualquier caso, el Director de Obra podrá realizar, a su juicio, los controles de calidad que estime oportunos, según los criterios del apartado 704.6 del PG-3.

707.7. Criterio de aceptación o rechazo

Se relacionan seguidamente las especificaciones que deberá cumplir la unidad terminada para proceder a su aceptación final. La nomenclatura de los parámetros relacionados en la tabla siguiente es coincidente con la adoptada por la OC 35/2014.

| Parámetros de aceptación final | Normas de referencia | Procedimiento de medida |
| --- | --- | --- |
| Ausencia de golpes y defectos en la barrera. |  | Inspección visual |
| Longitud de módulos La longitud de los módulos componentes cumplirá la longitud tipo con una tolerancia: - ± 5 % |  | Medición con cinta. |
| Posición transversal: Distancia mínima al borde de la superficie pavimentada: - barrera fuera del arcén - si no hay arcén, distancia mínima de 0,5 m. respecto a borde de calzada Distancia máxima al borde de la superficie pavimentada: | OC 35/2014 Tabla 4 OC 35/2014 | Medición con cinta |
| Posición transversal: Distancia a obstáculo o desnivel ≥ W, con una tolerancia de -5 cm. | OC 35/2014 | Medición con cinta |
| Posición en altura: La distancia entre base de la barrera y el pavimento no excederá de 7 cm. en ningún caso. |  | Medición con cinta |
| Altura de la barrera: Tolerancia en menos: la indicada en la ficha de especificaciones técnicas del suministrador Tolerancia en más: la indicada en la ficha de especificaciones técnicas del suministrador |  | Medición con cinta |
| Longitud de barrera: Longitud mínima de barrera: la indicada en la ficha de especificaciones técnicas del suministrado. |  | Medición con odómetro o topográfica. |
| Anticipación y prolongación de la barrera: Clase, nivel de contención y longitudes mínimas indicadas en planos de proyecto. |  | Medición con odómetro o topográfica |
| Desviación de la inclinación respecto de la perpendicular a la plataforma < 1º | OC 35/2014 | Medición con inclinómetro y regla |

Tratamiento de No Conformidades

Si alguno de los parámetros de aceptación final no se cumpliera o la barrera instalada no cumple con los parámetros de diseño definidos en la unidad, no se aceptará la unidad mientras no se subsane la deficiencia. La corrección de las deficiencias correrá íntegramente por cuenta del Contratista.

707.8. Periodo de garantía

El período de garantía de los elementos constituyentes de los sistemas de contención que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas aplicables, así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de dos (2) años, contabilizados desde la fecha de su instalación.

707.9. 	Medición y abono

La medición y abono de la unidad de obra correspondiente a barreras de hormigón se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro (m). |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Longitud de barrera realmente colocada en obra. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | El precio incluye todos los medios y materiales necesarios para su instalación. Incluye también el precio de piezas especiales para el paso de juntas de dilatación. El precio de la unidad incluye todos los materiales y medios necesarios en el caso de realizarse la barrera in situ y que deben ser aprobados por el director de obra. El precio incluye la disposición de captafaros con las condiciones establecidas en el artículo 703 del presente pliego |

# Parte 8.-  Varios

Artículo 800. Transporte adicional

800.1. Definición

Se define como transporte adicional el correspondiente a recorridos adicionales a los máximos fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Por lo tanto, para que el transporte adicional sea considerado como unidad de obra, deberá estar expresamente indicado en dicho Pliego, así como los recorridos máximos antedichos. En caso contrario, se considerará que todo transporte está incluido en la unidad correspondiente, sea cual fuere el recorrido a realizar.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 800.0010 | m³km | TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE DE 10 km EN EL CASO DE PRÉSTAMOS O VERTEDEROS Y DE 30 km EN EL CASO DE CANTERAS. |
| --- | --- | --- |

En ningún caso se aplicará este concepto a los transportes que realice el Contratista como consecuencia de haber escogido voluntariamente procedencias de materiales, o zonas de depósito o vertedero, distintas de las que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, de las que hayan sido señaladas por el Director de las obras.

800.2. Ejecución del transporte

Los transportes adicionales se efectuarán en vehículos adecuados para el material que se desee transportar, provistos de los elementos que se precisen para evitar cualquier alteración perjudicial del material transportado. y su posible vertido sobre las rutas empleadas.

Se realizará en las mismas condiciones que el transporte realizado para la unidad objeto de abono. Será de aplicación a la unidad 320.0030.-Excavación en desmonte en tránsito con medios mecánicos sin explosivos.

800.3. Medición y abono

La medición y abono de las unidades referidas al transporte adiciona se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Metros cúbicos por kilómetro(m3 x km) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Volumen de material transportado (m3) por longitud del recorrido adicional. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Esta distancia se medirá por el Director a lo largo de la ruta transitable más corta de las existentes, incluyendo entre ellas los caminos provisionales que sea necesario habilitar para la realización de la obra; y sea cual fuere la ruta que utilice el Contratista. |

Artículo 801.- Reposición de servicios de la DGT

801.1. 	Definición

Consiste en la reposición de los servicios existentes de la Dirección General de Tráfico (D.G.T.) que se ven afectados por la ampliación de la autovía A-66.

801.2. Aplicación

El presente artículo es de aplicación a la siguiente unidad de obra:

| 900.0005N | ud | REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS SE-401 A SE-450 - DE TITULARIDAD DE LA DGT QUE COMPRENDE EL DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE LAS CANALIZACIONES Y ARQUETAS AFECTADAS Y LA POSTERIOR REPOSICIÓN DE LAS CANALIZACIONES Y ARQUETAS EN SU NUEVA UBICACIÓN, REPOSICIÓN DE ESPIRAS, DESMONTAJE Y MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN DE ERU-ETD, AD, AC, MET, CAJ, BANDEROLA, PMV O CUALQUIER OTRO SERVICIO EXISTENTE, SEGÚN LO REFLEJADO EN EL DOCUMENTO Nº2.- PLANOS Y EN EL ANEJO Nº24.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS. |
| --- | --- | --- |

801.3. 	Descripción de los trabajos

Las operaciones incluidas en este artículo son las siguientes:

- Ejecución de nuevas canalizaciones en los bordes exteriores de la plataforma y colocación del cableado.

- Ejecución de arquetas según lo reflejado en el Artículo 803.- Arquetas de la reposición de servicios

- Desmontaje y montaje de elementos de equipamiento, tales como Pórticos, Banderolas, Armario de Contadores (AC), Armario de Distribución (AD) Estación Remota Universal – Estación de Tomas de Datos (ERU-ETD), Cinemómetro RADAR (CAJ),  Estación Meteorológica (MET), Lector Automático de Matrículas, según lo reflejado en el Artículo 802.- Desmontaje y montaje de elementos de equipamiento de la Dirección General de Tráfico (D.G.T.).

- Excavación (según Artículo 321.- Excavaciones en zanjas y pozos) para retirada de canalizaciones existentes que vayan a quedar en desuso y relleno de excavación (según lo reflejado en el Artículo 332.- Rellenos localizados).

- Demolición de arquetas y cimentaciones y retirada de cableado existentes que vayan a quedar en desuso según lo reflejado en el Artículo 301. Demoliciones.

- Retirada de los residuos generados a un lugar de acopio habilitado en obra hasta su posterior traslado al punto de gestión de residuos.

Tras el chorreado de los paramentos metálicos se procederá a la aplicación de la capa de imprimación epoxi-cinc prevista para el sistema de protección con pintura de la estructura), para asegurar que no se produce la oxidación de la superficie chorreada.

Tras las tareas de limpieza de los paramentos metálicos con chorro de arena y aplicación de la imprimación se llevará a cabo una inspección especial de la estructura.

801.4. Materiales

Material de relleno

El material de relleno de las zanjas ejecutadas para las canalizaciones será el material de la propia excavación.

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor 95 % del Próctor modificado según UNE 103501.

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 100 % del Próctor modificado, según UNE 103501.

En los aquellos casos en los que la canalización cruce una carretera, se protegerá la misma con la extensión de una capa de protección de hormigón de 20 cm de espesor

En aquellos casos en los que sea necesario la protección de la canalización (cruces de carretera), ésta se ejecutará mediante la extensión de una capa de 20 cm de Hormigón HM-20/P/20/IIa, que cumplirá lo reflejado en el Artículo 610. Hormigones.

Tubos de P.V.C.

Los tubos de P.V.C. deberán  ser  de  la  sección  especificada  según  su  uso  (110 mm) de diámetro exterior y junta elástica para conducción de cable telefónico.

En canalizaciones de circuito de alimentación a los equipos, los tubos serán de PVC, flexibles de doble pared, corrugados exteriormente y con un interior liso, serán de 110 mm de diámetro, color rojo, grado de protección al choque " 7 " (tipo ASAFLEX o similar) serán completamente estancos al agua y la humedad.

Cableado de fibra óptica

Cable compuesto por fibras ópticas monomodo con cubierta PESP-R.

Especificaciones Características de la fibra:

- Características ópticas:

  - Fibra monomodo

  - Atenuación (valor máximo)

  - 1310 nm: 0,4 dB/Km

  - 1550 nm: 0,3 dB/Km

  - Error circularidad del núcleo: < 6 %

  - No discontinuidades puntuales superiores a 0.1 dB a 1310 y 1550 nm.

  - Dispersión:

    - 1310 nm: < 3.5 ps/nm/Km

    - 1550 nm: < 18 ps/nm/Km

    - Pendiente de dispersión cero: 0.092 ps/nm2.Km

    - Longitud de onda de dispersión nula: 1314 nm ± 10 nm

    - Longitud de onda de corte del cable < 1260 nm

- Características físicas

  - Diámetro de campo modal: 8.6-9.5 um ± 0.6 um a 1310 nm

  - Diámetro del revestimiento: 125 um ± 1 um

  - Error circularidad del revestimiento: < 1 %

  - Error de concentricidad: núcleo/revestimiento < 0.6 um

  - Diámetro de protección primaria (nominal): 245 um ± 10 um

  - Error circularidad protección primaria: < 6%

  - Error concentricidad revestimiento/ protección primaria: < 12 um

  - PMD máximo medio: 0,2 ps/ (km)^1/2

- Características del cable

  - Las especificaciones indicadas en este apartado deben ser consideradas como criterios mínimos de calidad y protección a cumplir, admitiéndose otro tipo de configuraciones de cable equivalentes.

  - Cubiertas PESP-R

  - Protección secundaria holgada y plástica de alta densidad para las fibras.

  - Elemento de tracción central

  - Espesor de cubierta interior de polietileno (nominal) 1 mm.

  - Armadura de acero-copolímero corrugado.

  - Núcleo óptico relleno de compuesto antihumedad.

  - Espesor de cubierta exterior de polietileno (nominal) 1.5 mm.

  - Margen de temperatura de funcionamiento sin afectar las características de transmisión óptica entre -30ºC y 70ºC.

Previo al suministro se deberá proporcionar a Dirección de Obra las fichas técnicas y certificados de los cables según normativa vigente.

801.5. 	Ejecución de las obras

La canalización incluye el corte y demolición del pavimento si es necesario, excavación y acondicionamiento de cualquier clase de terreno, a mano o máquina en su caso, formación de cama de arena, la adquisición y colocación de los tubos PVC, el relleno compactado, ejecución de losa de hormigón de protección si procede, reposición de pavimento en su caso, y la carga y transporte de productos sobrantes a acopio provisional.

La canalización constará de 1, 2 o 3 tubos de PVC de diámetro 110 mm, según planos, y será común para instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, hormigonada. Cualquier cambio en el número y tipo de los tubos, deberá ser autorizado por escrito por el Director de la Obra.

Las dimensiones de la zanja y la cama de arena serán las que establezca el titular del servicio.

Por razones de seguridad, la Dirección de Obra, podrá limitar la longitud de la zanja abierta (colocación de tubos y relleno), antes de continuar la excavación de zanjas.

De forma general se realizará la canalización en tierra a máquina, únicamente se ejecutará a mano en los casos en que no sea posible el acceso de la maquinaria o existan servicios u otros elementos que imposibiliten un trabajo continuo. En todo caso la ejecución de canalizaciones a mano deberá ser aprobada por la Dirección de Obra.

La Dirección de Obra podrá realizar cuantas pruebas y mediciones adicionales considere convenientes para asegurarse de la fiabilidad de las mediciones originales. Si dichas mediciones están dentro de los límites tolerados por este Pliego el Ingeniero Director autorizará la ejecución del empalme. Si las mediciones no son aceptables el Ingeniero Director podrá ordenar el levantamiento de los tramos de cable cuyas mediciones hayan resultado insatisfactorias.

El relleno de la zanja se subdividirá en una zona inferior de unos treinta centímetros por encima de la generatriz superior del tubo, y una zona superior correspondiente con el resto del relleno de la zanja.

En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad obtenida después de compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de los materiales contiguos.

En el caso de zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes, este objetivo habrá de alcanzarse si es posible. En caso contrario, se estará a lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de la Obra, pero en ningún caso, por debajo de los valores mínimos de densidad indicados en los párrafos anteriores de este Pliego.

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación.

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá proponer al Director de la Obra, una solución alternativa sin sobrecoste adicional.

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados Celsius (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación.

La ejecución incluye toda la maquinaria, entibación y agotamiento para la excavación de zanja, incluso el relleno y la mano de obra u otros elementos necesarios para su total ejecución y acabado.

Las reposiciones de las canalizaciones, tanto en calzada como en acera serán de tal forma que las mismas sean idénticas al resto de pavimentos o aceras.

Quedan incluidos en estas unidades los suministros de materiales, colocación y retirada de restos a acopio provisional y limpieza para su total acabado.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Instalación del cable en canalización

En aquellos tramos en los que exista canalización, la instalación del cable se efectuará mediante cabestrante autónomo con el apoyo de un camión-grúa.

El personal encargado de ejecutar la obra, aparte de recibir las instrucciones necesarias para la organización del tendido de cables, deberá de conocer los siguientes datos:

- Nº de las arquetas de registro y ubicación de las mismas.

- Nº del conducto designado.- Longitud de la sección de canalización. Previamente al tendido del cable, es necesario realizar la limpieza del conducto.

Tendido del cable

La longitud de las bobinas de cable de F.O., será aproximadamente de 2.000 metros.

La bobina se colocará junto a la arqueta elegida suspendida sobre gatos o grúa, de manera que pueda girar libremente y de forma que el cable salga por su parte superior.

Cuando por circunstancias especiales no se pueden utilizar las arquetas extremas para ubicar la bobina, la operación de tendido se realizará en dos tramos; para ello se elegirá una arqueta intermedia, se realizará la operación, se desenrollará el cable restante sobre el suelo en forma de "ochos" y una vez acabada ésta se continuará tendiendo éste hacia el otro extremo cuidando de que el cable no se vea sometido a torsiones y no forme "cocas".

Durante la operación de tendido, así como en la instalación definitiva del cable, éste no debe ser sometido a curvaturas excesivas.

La tracción del cable deberá realizarse en el sentido de su generatriz. Las personas que intervengan en la operación de tendido, especialmente las situadas junto a la bobina, deberán observar atentamente el cable según salga de ella, a fin de denunciar cualquier deterioro aparente de éste, lo cual será comunicado instantáneamente a su jefe inmediato, quien decidirá si se debe continuar o no con el proceso.

Es imprescindible garantizar que el cable no sufre torsiones durante su tendido, por lo cual se empleará un nudo giratorio, especialmente diseñado para las dimensiones del subconducto y del cable óptico.

Método de tendido mediante tracción manual distribuida

Debido a los constantes cambios de dirección que se dan habitualmente en las canalizaciones, los métodos de tendido mecánicos son desaconsejables. Se irá por lo tanto a un método de tendido manual.

Para evitar el deterioro del cable y no sobrepasar las tensiones máximas de tendido aconsejadas por el fabricante, la instalación se efectuará distribuyendo el esfuerzo de tracción, a lo largo del recorrido.

Cuando la sección a tender sea muy larga, para que el cable no sufra se habrá de extraer en una cámara intermedia, depositándolo en el suelo en forma de "ochos", para que al proseguir con el tendido no se formen cocas que puedan dañar las fibras.

El ritmo de tendido siempre vendrá condicionado por el que establezca el operario que tira de la guía. Cuando en una arqueta, el operario no pueda mantener el ritmo, deberá dar la orden de parada al de la arqueta siguiente, con el fin de recuperar suficiente cable para proseguir el tenido. Debido a que en el proceso anterior es probable que no haya quedado justamente el cable que se necesita para su instalación definitiva, no se procederá a realizar ésta simultáneamente en todas ellas, sino que comenzará con la penúltima, de forma que si falta o sobra cable, éste deberá ser cogido de la arqueta anterior (o recogido por la arqueta anterior respectivamente). De esta forma, se va instalando el cable en las arquetas, empezando por la penúltima y terminando en la segunda.

Terminada la instalación en la arqueta, final se procederá a cortar la bobina de cable de manera que queden almacenados, en forma de rollo, los 10 ó 12 m. necesarios para la operación de empalme.

Terminación del cable en arquetas y en Centro de Control

La terminación del cable consiste en sujetarlo al conducto de la canalización, obturando éste y en obturar sus extremos.

Hasta que se realice la obturación definitiva, el conducto debe tener siempre los extremos tapados para evitar que se introduzcan por ellos cualquier elemento que pudiera dificultar las operaciones de tendido del cable.

Terminación de conducto en arquetas

Inmediatamente después de haber pasado el hilo guía por el conducto por el que se va a tender el cable, aquél se anclará usando para ello masilla epoxídica, garantizando un anclaje firme y estanco.

El extremo del conducto debe quedar a 5 cm. de la pared de la arqueta.

En aquellas arquetas o cámaras en las que no se efectúe empalme, el cable será protegido con un tubo flexible de PVC, sujeto al conducto mediante manguito termorretráctil.

En las cámaras o arquetas de empalme, la transición conducto/cable, se protegerá con un manguito RAYCHEM,LTEEC-150, o similar.

Terminación de cable en arquetas

Terminada la operación de tendido de cable, se procederá a su terminación dentro de la cámara o arqueta. Como ya se ha comentado, el cable va protegido con un tubo flexible de PVC.

Las actuaciones a realizar sobre el cable protegido son las siguientes:

En arqueta con cambio de dirección se grapará el cable a la pared mediante grapas de fijación de cable en fachada, colocadas cada 50 cm. y manteniendo el radio de curvatura mínimo especificado para el cable.

El cable de fibra óptica se identificará con una etiqueta donde venga inscrito el número de fibras, tipo y estaciones entre las que discurre.

Terminación en Centro de Control

Se instalará un repartidor óptico que permita la extracción e inserción de las señales de manera flexible.

Calas de reparación, acondicionamiento y mandrilado.

Se incluye dentro del importe destinado al tendido de la fibra óptica un máximo de cinco calas de reparación (incluyendo el correspondiente acondicionamiento y mandrilado) por kilómetro, no pudiendo reclamar el contratista coste alguno por realización de este concepto en los términos descritos.

Empalmes de fibras ópticas

Los empalmes de las fibras ópticas se efectuarán cada 1.000 y/o 2.000 m. dependiendo de las dificultades de tendido.

Dadas las características especiales de la fibra óptica y sus reducidas dimensiones es necesario disponer de un equipo especial para la realización del empalme. La mayor dificultad estriba en el enfrentamiento de las fibras, que debe hacerse con la suficiente precisión como para que las pérdidas sean mínimas. Por ello, se utilizarán máquinas de empalme que dispongan de un sistema de alineamiento automático, bien sea por métodos geométricos o por inyección y detección local de luz. El tipo de máquina de empalme a utilizar debe ser para fibras mono y multimodo realizado el empalme mediante fusión por arco eléctrico.

Empalme de cable óptico

Para la realización del empalme del cable óptico es necesario dejar en los puntos de empalme una ganancia para poder realizar éste adecuadamente. Esta ganancia se fija al menos en 12 metros en cada punto de empalme (6 metros en cada extremo).

El empalme se realizará, preferiblemente, en el interior de un vehículo debidamente acondicionado para tal fin.

Las operaciones a realizar para el empalme de las fibras son las siguientes:

- Fijar los cables a la base del manguito, tal y como se explica en el apartado de cierre de empalmes.

- Fijar los cables a la bandeja, mediante las piezas de sujeción correspondiente.

- Cortar las cintas de poliéster y los elementos de relleno del cable.

- Cortar el elemento central del cable y fijarlo al soporte correspondiente de la bandeja.

- Limpiar las fibras y los pares metálicos de la sustancia de relleno de cable.

Una vez efectuadas las operaciones anteriores se procederá al empalme de las distintas fibras de que se compone el cable, la secuencia a seguir es la siguiente:

- Eliminación de la protección secundaria: La protección plástica de las fibras se elimina con un pelahilos graduado, que no marque ni deteriore aquella y garantice la total integridad de las fibras.

- Eliminación de la protección primaria: La protección primaria se puede eliminar, por medios mecánicos o preferiblemente, químicos. Mecánicamente se puede eliminar con la herramienta de precisión. La tenaza Micro-Strip permite el pelado de fibras, con distintos espesores de protección, gracias a un juego de cuchillas intercambiables. Otro método para eliminar la protección primaria se basa, en medios químicos, mediante la utilización de cloruro de metileno o alguna sustancia afín, que ablande o elimine el acrilato de las fibras. Tras la inmersión de éstas durante algunos segundos, el acrilato desaparece o se ablanda, siendo entonces suficiente frotar la fibra con un trozo de gasa empapado en etanol.

- Corte de las Fibras Ópticas. Comprobación y Limpieza: Este apartado es muy importante ya que de él depende que el empalme sea correcto, es decir, con baja pérdida. El corte debe ser perpendicular al eje de la fibra y debe estar exento de irregularidades. Para el corte se debe utilizar un cortador de fibra óptica que garantice un ángulo de corte inferior a 1º. Mediante una cuchilla muy afilada, se hace sobre la corteza una pequeña incisión. A continuación se curva la fibra hasta alcanzar un cierto ángulo ya optimizado, de esta forma la tensión que se produce hace que la fibra se rompa en el punto de la incisión.

Medidas previas en el tendido de cable

Antes del tendido en canalización del cable de comunicaciones, se medirán la continuidad y la resistencia de aislamiento de cada bobina definida en las características eléctricas.

Limpieza de conductores y colocación del hilo guía

Antes de proceder al tendido de cables subterráneos se efectuará la limpieza de conductores y la colocación del hilo guía.

Tendido en conductos principales

En primer lugar, se comprobará el conducto que tiene preparado el alambre para tiro con el plano u hoja de tendido, a fin de asegurarse de que es el que hay que utilizar. Si hay más de un conducto preparado con alambre en la misma sección, hay que asegurarse de que el que se comprueba es el verdadero.

Se colocará la bobina en el mismo lado de la arqueta en que está la sección de canalización en que se ha de tender el cable y en una posición tal que el cable pueda pasar desde la parte superior de la bobina con una ligera curva, sin torcerse.

Antes de empezar a tender el cable se levantará la bobina y se dejará nivelada para que no toque en el suelo.

En el caso de empleo de gatos de trinquetes es conveniente poner platillos entre el carrete y los gatos para evitar que la bobina tropiece con ellos.

El cable de tiro para tender el cable será de acero flexible y con un diámetro total mínimo de 10,5 mm.

El cable de tiro se unirá al cable por cualquiera de los procedimientos siguientes:

En las secciones rectas que no tengan más de 150 metros se empleará la manga de tiro o una manga de alambre hecha a mano.

Si la sección tuviera una ligera curva o más de 150 metros de longitud, se usará la manga de alambre trenzado, reforzada con dos atados de alambre de hierro galvanizado.

Si la curva es muy pronunciada o si por cualquier otra razón la tensión de tiro ha de ser grande, se hará una ligadura en el alma del cable, este procedimiento se empleará únicamente cuando no sea posible hacerlo en otra forma, ya que con esto se pierde algo de cable, además de probables averías en los conductores.

Cuando se hace el tendido en conductos de pequeño diámetro, donde el espacio no permite el paso de la manga de tiro, se hará una ligadura en el alma del cable.

Se lubricará la cubierta del cable cuando la sección subterránea sea mayor de 150 metros en recta o de 100 metros en curvas. No se lubricarán los dos primeros metros de la cubierta del cable, porque podría perjudicar para la soldadura. Tampoco se lubricará más de la primera mitad de la longitud del cable. Si el conducto contiene agua o arena, no se empleará lubricante alguno.

Se introducirá el cable en el conducto a una velocidad media que no excederá de 20 metros por minuto.

Se tendrá cuidado que no se hagan cocas ni sufra aplastamiento el cable.

En el extremo del conducto, y para que el cable, sea tendido no roce con la arista de aquél, se empleará una protección adecuada que pueda dejarse en el conducto.

Para que el cable no roce en el borde de entrada de la cámara se colocará una almohadilla de cuerdas en el borde de la misma.

Al desenrollar el cable de la bobina se verá si la cubierta está bien, y si se encontrara algún defecto se dejará de tirar y se arreglará.

Si se notaran grietas en la cubierta del cable deberán ser reparadas por un empalmador y si hubieran sido causadas antes de empezar el tendido se pondrá en conocimiento del capataz para que pruebe el cable antes de continuar con aquél.

Los obreros que se encuentren en el punto donde se hace el tiro estarán muy atentos a las señales que desde el otro extremo se hagan para poder detener instantáneamente el tiro cuando sea necesario.

Si se cortara el cable, se cerrarán y soldarán los extremos.

Para evitar que se estropeen los extremos del cable en los registros se atarán a los soportes correspondientes.

Colóquese alrededor del cable, en los dos extremos de la sección de canalización, una protección aprobada.

En las arquetas se atarán los extremos del cable entre sí, y con cualquier otro cable existente, con alambre de hierro y cobre, tan pronto como esté tendido el cable. La unión definitiva la harán más adelante los empalmadores.

Empalme de los pares y manguitos de empalme

Una vez tendido, en los empalmes que no coincida punto de carga, se medirán los "Desequilibrios de Capacidades" para que una vez confeccionada la carta correspondiente se ejecute dicho empalme de acuerdo con ella.

En los empalmes donde corresponda punto de carga se medirán las capacidades mutuas para posteriormente confeccionar una carta de "Equilibrado de Mutuas" y empalmar también de acuerdo con ella.

A partir de estas medidas se confeccionarán unas cartas de empalem que serán entregadas con anterioridad a la ejecución de dicho empalme a la Dirección de Obra pasa su aprobación.

Los empalmes siempre se realizarán por cuadrete y por par. Los hilos de un par se empalmarán con los hilos de un par del otro cable. Estando absolutamente prohibido empalmar los hilos de un par con los hilos de 2 pares (Trocado).

El empalme de los hilos de cobre se realizará mediante torsión soldada aislados con tubito SCL o similar y para el cierre se utilizará el empalme tipo RAICHEM  1650 o similar, con encapsulante exento de isocianatos tipo 3M HIGH GEL 4442 ó similar.

En los empalmes cargados se insertará entre ellos una bobina PUPIN por cada par. Obligatoriamente se pupinizarán los cuadretes 1 y 3 en todos los empalmes de carga.

Durante la ejecución de los empalmes rectos y cargados se asegurará la continuidad eléctrica de las cubiertas de acero y de aluminio del cable troncal

801.6. 	Control de calidad

Se comprobará el correcto funcionamiento de la instalación trasladada. No estará correctamente instalada hasta su comprobación y aprobación por el Ingeniero Director de la Obra y por el titular del servicio.

801.7. Medición y abono

La medición y abono de la reposición de los servicios de la DGT se realizará conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Unidad (ud) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras |
| Forma de medición |  |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

Artículo 802.- Desmontaje y montaje de elementos de equipamiento de la Dirección General de Tráfico (D.G.T.)

802.1. 	Definición

Esta unidad incluye el desmontaje y montaje de aquellos elementos de equipamiento existenes de la D.G.T., tales como Armario de Contadores (AC), Armario de Distribución (AD) Estación Remota Universal – Estación de Tomas de Datos (ERU-ETD), Cinemómetro RADAR (CAJ), Estación Meteorológica (MET), pórticos, banderolas, Paneles de Mensajería Variable (PMV), Lectores Automáticos de Matrículas y Detectores Electromagnéticos Dobles.

El traslado de la banderola o pórtico incluye todas las operaciones necesarias para poder desmontar y desmontar las estructuras metálicas (pórticos y banderolas) y el panel de mensaje variable. Incluye la cimentación y la conexión de todas las instalaciones en su posición final. En cualquier caso, las operaciones de desmontaje y montaje se realizarán según las indicaciones y los requisitos establecidos por el titular del servicio.

802.2. 	Materiales

Detectores electromagnéticos

- Conductor: cobre estañado de 2.5 mm2 de sección mínima

- Cubierta: compuestos fluorados tipo PIROLID o similar

- Tensión máxima soportada: 1000 V.

- Resistencia de aislamiento > 2000 Mohmio.Km

- Temperatura de utilización: entre -25ºC y 150ºC.

802.3. 	Ejecución

Desmontaje y montaje de elementos de equipamiento

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de desmontaje y montaje, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras.

El desmontaje y montaje del equipamiento y de todos aquellos elementos que lo componen se realizarán según los requerimientos marcados por el titular del servicio.

Respecto a los detectores electromagnéticos (cables de espiras), se ejecutará en primer lugar una regata en forma de rectángulo de 3 a 5 cm de profundidad en el pavimento y se colocarán los cables de espiras. Tras la colocación de los mismos se sellará la regata ejecutada mediante resina epoxi.

En el caso de las estructuras (pórticos o banderolas), los postes existentes se desatornillarán o cortarán de modo que sea factible su posterior montaje y restitución de sus condiciones iniciales. Los elementos de mayores dimensiones del pórtico o banderola a desmontar se desatornillarán o cortarán utilizando los medios de elevación adecuados para sustentar la pieza desensamblada y depositarla en el suelo.

Las vallas, placas, postes, tortillería, etc., se transportarán y acopiarán en la forma y en el lugar que señale el Ingeniero Director de la Obra.

En el caso de poder reutilizar la cimentación existente, el Contratista desmontará el equipamiento preservando los anclajes a la cimentación, de forma que la estructura pueda volver a montarse nuevamente en su posición original sobre las mismas placas de anclaje y sobre la cimentación existente.

Si en algún caso la sustitución se dilatase en el tiempo, se adoptarán las medidas de señalización y balizamiento necesarias para alcanzar las mayores condiciones de seguridad vial.

No se deberá proceder al levantamiento hasta que se haya desviado el tráfico del correspondiente vial. Una vez levantada, se procederá inmediatamente a su traslado al punto de almacenamiento, el cual deberá estar protegido de la intemperie y de posibles robos.

Todos los retranqueos, reposiciones y nuevas implantaciones de instalaciones de regulación de tráfico, deberán ser supervisadas y contar con la aprobación previa del titular del servicio.

Cimentación de elementos de equipamiento

La cimentación de la banderola incluye la excavación en cualquier clase de terreno y acondicionamiento del mismo, el hormigón HA-30/B/20/IIa (véase Artículo 610. Hormigones) con armadura de acero corrugado B-500S (véase Artículo 600. Armaduras a emplear en hormigón armado), vertido y vibrado, incluso encofrado, suministro y colocación de pernos de anclaje de acero galvanizado, codo de PVC corrugado de 110 mm de diámetro, transporte de material sobrante a acopio provisional y, en caso necesario, la reposición de la acera, calzada, cuneta o servicio afectado por la ejecución de la misma.

Además, incluirán los tubos necesarios para introducir el cableado eléctrico y de telecomunicaciones en el interior de los equipos.

Artículo 803. Arquetas de la reposición de servicios

803.1. 	Definición

Las arquetas de servicios son dispositivos registrables empleados para recibir, enlazar o distribuir canalizaciones o conductos subterráneos.

803.2. 	Forma y dimensiones

Las arquetas se construirán con las formas y dimensiones indicadas en los planos, su emplazamiento y cota serán los indicados en los mismos. En su defecto, se construirán según indicaciones del Director de Obra o la empresa propietaria del servicio correspondiente.

803.3. 	Materiales

Las características de los materiales a utilizar se ajustarán a lo previsto en los planos correspondientes y con carácter general a lo especificado, en las instrucciones y normas vigentes que les afecten.

El hormigón a utilizar será el indicado en los planos. El hormigón de nivelación se definirá por parte del Director de Obras según el suelo presente y será tipo HM-20, cuyas características y especificaciones propias son recogidas en el artículo 610.- Hormigones del presente Pliego.

La fundición para tapas, rejillas, pates, bastidores y anclajes, en general, cumplirán las prescripciones específicas tanto las barras corrugadas para hormigón estructural indicadas en el apartado 31.2 de la vigente Instrucción EHE, así como las específicas para este tipo de obra en la UNE 36111 y UNE 36118.

Dichos metales o barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.

La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco con cinco por ciento (95,5%) de su sección nominal.

La marca de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 31.2 de la vigente Instrucción EHE, específicamente para las barras corrugadas utilizadas en el hormigón armado.

803.4. 	Ejecución

En esta unidad de obra quedarán comprendidos:

- La excavación de la zanja necesaria para realizar las actividades constructivas propias de la estructura, rellenos y similares.

- El hormigón, puesta en obra y nivelación de la solera de asiento

- El suministro y colocación de los pates, el marco y de la tapa o rejilla de fundición dúctil

- El hormigón armado, encofrado y moldes de requerirse, el desencofrado, etc.

- Rellenos localizados.

- Elaboración de medidas correctoras del impacto.

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.

Las conexiones de canalizaciones se efectuarán según las cotas indicadas en los planos.

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra y se colocarán de tal forma que su cara exterior quede al mismo nivel de las superficies adyacentes.

Deberá cumplir con una adecuada estanqueidad.

Artículo 804. Alumbrado de la autovía A-66

804.1. 	Definición

El presente artículo comprende la ejecución de las dos actuaciones siguientes:

- Reposición de servicios existentes de la red alumbrado público de la autovía A-66 entre el Enlace de Paredes y el Enlace de Matalablima.

- Ejecución de nuevo alumbrado entre el inicio de la actuación y el Enlace de Paredes

804.2. 	Aplicación

El presente artículo es de aplicación a la siguiente unidad de obra:

| 900.0002N | ud | REPOSICIÓN DEL SERVICIO AFECTADO SE-202 - ALUMBRADO A-66 - REFERIDO A LA REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO DE LA A-66 ENTRE EL ENLACE DE LUGONES Y EL FINAL DEL TRAMO DE ACTUACIÓN QUE COMPRENDE EL DESMONTAJE DE BÁCULOS EXISTENTES, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES, ARQUETAS Y CANALIZACIONES DEL TRAMO AFECTADO, ASÍ COMO SU POSTERIOR REPOSICIÓN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE NUEVAS CANALIZACIONES Y ARQUETAS, INSTALACIÓN DE BÁCULOS Y LUMINARIAS TIPO LED, NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN, SEGÚN LO REFLEJADO EN EL DOCUMENTO Nº2.- PLANOS Y EN EL ANEJO Nº24.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS. |
| --- | --- | --- |
| 900.0004N | ud | ILUMINACIÓN A-66 ENTRE EL INICIO DE LA ACTUACIÓN HASTA EL ENLACE DE PAREDES QUE COMPRENDE EL DESMONTAJE DE BÁCULOS, LA DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES, ARQUETAS Y CANALIZACIONES EXISTENTES EN LA TRAZA JUNTO AL ENLACE DE LUGONES, PARA LA POSTERIOR INSTALACIÓN DEL NUEVO ALUMBRADO QUE INCLUYE LA EJECUCIÓN DE NUEVAS CANALIZACIONES, ARQUETAS, INSTALACIÓN DE BÁCULOS Y LUMINARIAS TIPO LED, NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS EN LA NUEVA RED DE ALUMBRADO SEGÚN LO REFLEJADO EN EL DOCUMENTO Nº2.- PLANOS Y EN EL ANEJO Nº24.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS. |

804.3. 	Descripción de los trabajos

Las operaciones incluidas en este artículo son las siguientes:

- Desmontaje de báculos existentes y demolición de arquetas y cimentaciones, según lo reflejado en el Artículo 301.- Demoliciones.

- Excavación (según Artículo 321.- Excavaciones en zanjas y pozos) para retirada de canalizaciones existentes que vayan a quedar en desuso y relleno de excavación (según lo reflejado en el Artículo 332.- Rellenos localizados).

- Ejecución de nuevas canalizaciones en los bordes exteriores de la plataforma, según lo reflejado en el Artículo 806.- Canalizaciones subterráneas de alumbrado).

- Ejecución de nuevas canalizaciones entubadas fijadas a los paramentos de las estructuras, según lo recogido en el Artículo 807.- Canalizaciones entubadas exteriores de alumbrado.

- Ejecución de nuevas arquetas de alumbrado, según lo especificado en el Artículo 803.- Arquetas de la reposición de servicios.

- Montaje de la nueva instalación eléctrica de baja tensión, según lo reflejado en el Artículo 808.- Instalación eléctrica de alumbrado.

- Instalación de báculos, según lo reflejado en el Artículo 809.- Báculos.

- Instalación de luminarias, según lo reflejado en el Artículo 810.- Luminarias LED.

- Retirada de los residuos generados a un lugar de acopio habilitado en obra hasta su posterior traslado al punto de gestión de residuos.

804.4.   Medición y abono

La medición y abono de la reposición de los servicios de alumbrado de la A-66 se realizará conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Unidad (ud) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras |
| Forma de medición |  |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

La medición y abono de la ejecución del nuevo alumbrado de la A-66 entre el inicio de la actuación y el Enlace de Paredes, se realizará conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Unidad (ud) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras |
| Forma de medición |  |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

# Artículo 805. Reposición de servicios de la red del alumbrado del Ayuntamiento de Siero

805.1. 	Definición

El presente artículo comprende la reposición de los servicios existentes de la red de alumbrado del Ayuntamiento de Siero, que se ven afectados por la ejecución de las obras.

805.2. 	Aplicación

El presente artículo es de aplicación a la siguiente unidad de obra:

| 900.0003N | ud | REPOSICION DEL SERVICIO AFECTADO SE-301- ALUMBRADO (SI-2) QUE COMPRENDE EL DEMSONTAJE DE BÁCULOS PARA REUTILIZACIÓN, LA DEMOLICIÓN DE CANALIZACIONES Y ARQUETAS DEL TRAMO AFECTADO, ASÍ COMO SU REPOSICIÓN QUE INCLUYE LA REUBICACIÓN DE BÁCULOS ACOPIADOS, LA EJECUCIÓN DE NUEVAS CANALIZACIONES Y ARQUETAS, EL TENDIDO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO, SEGÚN LO REFLEJADO EN EL DOCUMENTO Nº2.- PLANOS Y EN EL ANEJO Nº24.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS. |
| --- | --- | --- |

805.3. 	Descripción de los trabajos

Las operaciones incluidas en este artículo son las siguientes:

- Desmontaje de báculos existentes, y demolición de arquetas y cimentaciones, según lo reflejado en el Artículo 301.- Demoliciones.

- Excavación (según Artículo 321.- Excavaciones en zanjas y pozos) para retirada de canalizaciones existentes que vayan a quedar en desuso y relleno de excavación (según lo reflejado en el Artículo 332.- Rellenos localizados).

- Ejecución de nuevas canalizaciones, según lo reflejado en el Artículo 806.- Canalizaciones subterráneas de alumbrado.

- Ejecución de nuevas arquetas de alumbrado, según lo especificado en el Artículo 803.- Arquetas de la reposición de servicios.

- Montaje de la nueva instalación eléctrica de baja tensión, según lo reflejado en el Artículo 808.- Instalación eléctrica de alumbrado.

- Ejecución de cimentaciones  e Instalación de báculos a reutilizar, según lo reflejado en el Artículo 809.- Báculos.

- Retirada de los residuos generados a un lugar de acopio habilitado en obra hasta su posterior traslado al punto de gestión de residuos.

805.4. Medición y abono

La medición y abono de la reposición de los servicios de alumbrado del Ayuntamiento de Siero se realizará conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Unidad (ud) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras |
| Forma de medición |  |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

# Artículo 806. Canalizaciones subterráneas de alumbrado

806.1. 	Definición

El presente artículo comprende la ejecución de la canalización subterránea de alumbrado, en lo que se refiere al suministro y montaje de los tubos de protección para albergar en su interior las conducciones eléctricas.

La ejecución de la zanja previa seguirá lo establecido en el Artículo 321.- Excavación en zanjas y pozos. Por su parte, la ejecución del relleno posterior, se realizará conforme a lo establecido en el Artículo 332.- Rellenos localizados.

806.2.  	Normativa

En todo caso se cumple lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, las Recomendaciones para la iluminación de carreteras a cielo abierto del Ministerio de Fomento y la normativa vigente de aplicación.

806.3.  	Materiales

Tubos protectores

Como norma general se colocarán dos tubos de protección en toda la longitud de la actuación.

Los tubos serán de polietileno de alta densidad según norma UNE-EN 50086:1995, de diámetro exterior adecuado, de doble capa corrugada, la exterior de color rojo, y la interior lisa e incolora.

Las características mínimas serán las indicadas a continuación:

- Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para tubos en suelo ligero; 750 N para tubos en suelo pesado.

- Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado Normal para tubos en suelo ligero o suelo pesado.

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: protegido contra objetos D > 1 mm.

- Resistencia a la penetración del agua: protegido contra el agua en forma de lluvia.

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: protección interior y exterior media.

Los tubos deben cumplir la Norma UNE-EN relativa al uso especificado y las especificaciones complementarias exigidas por la compañía distribuidora y propietaria de la red.

El material suministrado en obra constará el siguiente marcado: nombre del fabricante, indicación del material, tipo de tubo y año de fabricación.

Relleno de la zanja

El material empleado en el relleno de la zanja tendrá las características establecidas en el Artículo 332.- Rellenos localizados.

806.4.  	Ejecución

Previamente a la ejecución de la unidad citada en este artículo se comprobarán las especificaciones de la construcción de la zanja donde irá alojado según lo marcado en el Artículo 321.- Excavación en zanjas y pozos de presente pliego.

Las zanjas bajo calzada proyectadas tendrán una profundidad de 90 cm y un ancho de 40 cm y albergará tres tubos. La parte inferior de la excavación se rellenará con hormigón HM-20 hasta un espesor de 30 cm, en el que se dispondrán embebidas los tubos de protección. El resto de la zanja se rellenará con materiales procedentes de la traza compactados hasta alcanzar una densidad correspondiente al 95% del Próctor modificado. A 25 cm de la parte superior de los tubos de protección, se colocará una cinta de señalización.

En los cruces de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva.

Las zanjas en tierra proyectadas tendrán una profundidad de 60 cm y un ancho de 30 cm y dos tubos. La parte inferior de la excavación se rellenará con hormigón HM-20 hasta un espesor de 25 cm. El resto de la zanja se rellenará con materiales procedentes de la traza compactados hasta alcanzar una densidad correspondiente al 95% del Próctor modificado.

El tendido de los tubos se efectuará cuidadosamente, asegurándose que en la unión un tubo penetre en el otro al menos 8 cm. Se colocarán completamente limpios por dentro y durante la obra se controlará que no entren materiales extraños por lo que se deberá taponar de forma provisional las embocaduras.

Las conexiones de tubos interiores se realizarán según el servicio al que pertenezcan, estarán completamente terminadas y comprobadas.

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra y se colocarán de tal forma que su cara exterior quede al mismo nivel de las superficies adyacentes.

Deberá cumplir con una adecuada estanqueidad.

806.5.  Recepción

El fabricante especificará y garantizará los valores de todas las características físicas, y mecánicas que se especifican en las propiedades de los materiales y de la unidad completamente terminada.

| Parámetros de aceptación final | Normas de Aplicación |
| --- | --- |
| La tubería no se desviará de su correcta posición Certificado de calidad del tubo | Inspección visual Normas UNE |

806.6. 	Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento de no conformidades |
| --- | --- |
| Los tubos no se desvían en + 1% Los tubos se desvían en + 2% | Se acepta No se acepta, se corregirá y los costes serán por cuenta del Contratista |
| El tubo está apoyado en toda su longitud y sin poder moverse en vertical El tubo no está apoyado en toda su longitud en tramos y puede moverse en desplazamientos | Se acepta No se acepta, se corregirá y los costes serán por cuenta del Contratista |

806.7. Control de calidad

Los ensayos de rutina se refieren al marcado y control dimensional.

Se comprobará que la superficie corrugada será uniforme, sin deformaciones acusadas, ni presentará burbujas, ralladuras longitudinales profundas, quemaduras o poros.

Deberá cumplir con las especificaciones y propiedades mecánicas relativas a resistencia a compresión, resistencia al impacto, y ensayo de curvatura según la normativa vigente.

| Ensayo | Norma | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Certificado fabricante | ------ | Por partidas |
| Muestreo geométrico y terminación | ------ | Diario |
| Hormigón | ------ | Por albarán de suministro siempre |

Durante la ejecución se controlará:

| Parámetros exigidos | Normas de Aplicación |
| --- | --- |
| - Tubos Desvío de alineaciones Pendientes | Inspección topográfica Inspección por nivelación |
| - Se taparán todos los conductos al interrumpir el trabajo | Inspección visual |
| - Todos los tubos serán protegidos de la entrada de hormigón o de cualquier suciedad, tapando sus bocas con papel o cualquier otro medio - Los tubos se depositarán: rectilíneos, horizontal y verticalmente, salvo curvas proyectadas | Inspección visual Inspección visual |

# Artículo 807. Canalizaciones entubadas exteriores de alumbrado

807.1. 	Definición

El presente artículo comprende las actuaciones de instalación de nuevas canalizaciones de alumbrado exteriores ancladas a estructuras.

807.2. Descripción de los trabajos

Se ha previsto la colocación de tubos rígidos de acero inoxidable fijados a la estructura, según lo indicados en los planos del proyecto, en los que introducir los cables de las instalaciones adaptadas a la configuración del nuevo pretil.

La instalación de los cables en los tubos metálicos se hará con sumo cuidado, con medios adecuados al tipo de cable evitando la formación de cocas y torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas que pueda perjudicar el aislamiento y cubierta de los mismos.

No se curvarán los cables con radios inferiores a los recomendados por el fabricante y que, en ningún caso, ni se enrollarán con diámetros más pequeños que el de la capa inferior asentada sobre bobina de fábrica.

# Artículo 808. Instalación eléctrica de alumbrado

808.1. 	Definición

El presente artículo comprende el suministro y montaje de los elementos especificados, perfectamente conexionados entre sí o al resto de la red de distribución de energía eléctrica, de forma que una vez instalados todos sus componentes se encuentren en perfecto estado de funcionamiento.

808.2.	 Descripción de los trabajos

La instalación de la red eléctrica incluye:

- El proyecto de la nueva línea conforme a las directrices y normativa de la compañía titular del servicio.

- Los visados, permisos y autorizaciones pertinentes.

- Suministro y tendido de las conducciones eléctricas en la canalización.

- Conexión a los nuevos báculos de iluminación según planos de proyecto.

- La ejecución de los empalmes con las arquetas de suministro correspondientes.

- Ejecución de la red de puesta a tierra, conexión a los elementos indicados y a las protecciones necesarias.

- Instalación de cuadros de mando y su conexión a la acometida, incluyendo colocación y fijación del armario.

808.3. 	Normativa

Se seguirá lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002), las Recomendaciones para la iluminación de carreteras a cielo abierto del Ministerio de Fomento y la normativa vigente de aplicación.

808.4. 	Materiales

Conductores

Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada de 0,6/1 KV, protegidos por c/c fusibles bipolares calibrados a 6 A. Se utilizarán los colores de cubiertas normalizados.

Los conductores de los cables utilizados en las líneas subterráneas serán de cobre y estarán aislados con mezclas apropiadas de compuestos poliméricos. Estarán además debidamente protegidos contra la corrosión que pueda provocar el terreno donde se instalen y tendrán la resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos. Se emplearán cables armados cuando sea necesaria una resistencia mecánica adicional porque se prevean casos de vandalismo, robos de cable, etc.

La sección mínima a emplear en redes subterráneas, incluido el neutro, será de 6 mm². En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm², la sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07.

La densidad de corriente máxima admisible en los conductores será la que determine el Reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones complementarias ITC-BT- 006, 007, 011, 016 y 017.

Las caídas de tensión máxima admisible desde el cuatro centralizado de contadores hasta las tomas del equipo consumidor son

- Alumbrado: 3% de la tensión nominal

- Fuerza: 5% de la tensión nominal.

El circuito encargado de la alimentación al equipo reductor de flujo, compuesto por balasto especial, condensador, arrancador electrónico y unidad de conmutación, se realizará con conductores de Cu, bipolares, tensión asignada 0,6/1 kV, de 2,5 mm² de sección mínima. Asimismo, todas las luminarias se cablearán interiormente mediante conductor antitérmico y unipolar pues la temperatura interior es elevada.

Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga estarán previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a las corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en VA se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga, y en caso de otros tipos de fuentes de luz se justificará mediante el cálculo correspondiente.

Red de puesta a tierra

La red de puesta a tierra cumple especificado en las instrucciones ITC-BT-009 y ITC-BT-020 del Reglamento electrotécnico de baja tensión.

Cuadro de mando y protección

Los sistemas de protección de las instalaciones de alumbrado público se ajustan a lo especificado en las instrucciones ITC-BT-009 y ITC-BT-020.

808.5. 	Ejecución de las obras

Instalación de cables eléctricos en canalización

Las obras correspondientes a los tendidos eléctricos, se realizarán conforme a lo indicado en los planos, siguiéndose las instrucciones del fabricante de los equipos, y aquellas de buena práctica para instalaciones de este tipo.

Los cables estarán canalizados en tubos de polietileno corrugado (según lo establecido en el Artículo 805.- Canalizaciones subterráneas de alumbrado) cuyas  secciones y tipos serán los indicados en los planos. Cualquier cambio de sección o tipo de conductores deberá ser aprobado por el Director de las Obras.

Todos los cables se enviarán a obra en bobinas normalizadas y debidamente protegidas con duelas.

En los cables de cobre se procurará que los cables sean suministrados, siempre que sea posible, en longitudes de utilización con el fin de evitar empalmes innecesarios.

El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, con medios adecuados al tipo de cable, evitando la formación de cocas y torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas que puedan perjudicar el aislamiento y cubierta de los mismos.

No se curvarán los cables con radios inferiores a los recomendados por el fabricante y que, en ningún caso, ni se enrollarán con diámetros más pequeños que el de la capa inferior asentada sobre bobina de fábrica.

Los aislamientos de la instalación deberán ser los reglamentados en función de la tensión del sistema.

El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro no podrá ser utilizado por ningún otro circuito.

Los cables para cada uno de los distintos sistemas de alimentación, Los conductores deberán ser identificados con los circuitos a los que pertenecen, disponiéndose debidamente separados en el trazado, de manera que sean fácilmente localizables.

En los conductores se registrarán los datos siguientes:

- Cuadro del sector al que están conectados.

- Fecha de instalación, con indicación de la vida útil dada por el fabricante.

- Circuito al que pertenecen.

- Tipo de conductor y su aislamiento.

- Sección del conductor.

- Fabricante.

Empalmes

Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor.

Los empalmes de cables de cobre utilizarán los útiles especiales establecidos al efecto, previa autorización y comprobación de sus características por el Director de Obra.

Los empalmes se llevarán a cabo según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las instrucciones complementarias.

Puesta a tierra

Las partes metálicas accesibles de los soportes de las luminarias estarán conectadas a tierra.

Las partes metálicas de los elementos del mobiliario urbano que estén a una distancia inferior de 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente, deben estar puestas a tierra.

La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año no se produzcan sobretensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.)

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control.

En las redes de tierra se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 4 soportes de luminaria, y siempre en el primero y último soporte de cada línea.

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser:

- Desnudos, de cobre de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación.

- Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V con recubrimiento de color verde amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2 para redes subterráneas y de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación.

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750V, con recubrimiento de color verde amarillo y sección mínima de 16 mm2 de cobre.

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión

Centro de Mando y Medida

El equipo de medida necesario se instalará en el Centro de Mando y Medida según las directrices de la empresa distribuidora de energía.

Las líneas de alimentación a los puntos de luz y control, que parten desde un cuadro de protección y control, estarán protegidas individualmente con corte omnipolar, tanto para sobreintensidades como contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los equipos instalados lo precisen.

La intensidad de defecto, umbral de la desconexión de los interruptores diferenciales, que podrán ser de reenganche automático, será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación será como máximo de 30 Ohmnios.

Si el sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores horarios o fotoeléctricos, se dispondrá además de un interruptor manual que permita el accionamiento del sistema, con independencia de los dispositivos citados.

La envolvente del cuadro proporcionará un grado de protección mínima establecido en la normativa vigente, y dispone de un sistema de cierre que permite el acceso exclusivo al mismo del personal autorizado.

Los elementos de medidas estarán situados en un módulo independiente.

808.6. Recepción

| Parámetros de aceptación final | Normas de Aplicación |
| --- | --- |
| Aislamiento de la instalación = 100 % Resistencia a tierra = indicada en proyecto Resistividad de los conductores = indicada en proyecto | Prueba reguladora Prueba reguladora Prueba reguladora |

808.7. Tratamiento de no conformidades

| No Conformidades | Tratamiento de no conformidades |
| --- | --- |
| Aislamiento de la instalación = 100 % Aislamiento de la instalación ≠ 100 % | Se acepta No se acepta, Se corregirá y los costos serán por cuenta del Contratista |
| Resistencia a tierra = indicada en proyecto Resistencia a tierra > indicada en proyecto Resistencia a tierra < indicada en proyecto | Se acepta Se acepta sin incrementar el precio de la Unidad de Obra No se acepta, Se corregirá y los costos serán por cuenta del Contratista |
| Instalación = Proyecto Instalación Proyecto | Se acepta No se acepta, se corregirá y los gastos serán a cargo del Contratista |
| Conductividad de los conductores = indicada en proyecto Conductividad de los conductores > indicada en proyecto Conductividad de los conductores< indicada en proyecto | Se acepta Se acepta sin incrementar el precio de la Unidad de Obra No se acepta, Se corregirá y los costos serán por cuenta del Contratista |

808.8. Control de calidad

Se realiza según la normativa vigente:

| Ensayo | Norma | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Certificado Fabricante Sello de Calidad | ---------- | Por unidad |
| Muestreo geométrico y terminación | ---------- | Por unidad |

| Parámetros exigidos | Normas de Aplicación |
| --- | --- |
| Cobre, en conductores, electrolítico con doble capa de aislamiento Tuberías Polietileno (canalizaciones, tubos protectores …) Contenido en impurezas < 1% Contracción longitudinal < 5% Resistencia a tracción > 500 kg/cm2 | Reglamento electrotécnico de baja tensión. Normas UNE |

Para el control de calidad de ejecución, es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de todos los elementos de acuerdo con las características técnicas prescritas por la compañía suministradora y la normativa vigente. Realizará además los controles y verificación de parámetros que seguidamente se indican:

| Parámetros exigidos | Normas de Aplicación |
| --- | --- |
| Conductores Cobre con tensión nominal de las líneas repartidoras = 1000 V Secciones circuitos: A puntos de luz ≥ 1,5 mm2 A tomas de corriente ≥ 2,5 mm2 Conductores de protección ≥ fijada en norma Conexiones entre conductores se realizarán en cajas de material aislante Intensidad nominal en los interruptores automáticos = 10 A de los conductores de protección en función de los conductores activos según la Instrucción Tubos protectores de polietileno interior ≥ 3 exterior de los conductores de protección deformación = 0% para temperatura > 60º distancia entre registros ≤ 15 m Cajas de empalme y derivación Material 100% aislante Profundidad caja > 400 mm y 1,5 tubo protector Lado caja > 80 mm Interruptores y conmutadores Tipo: cerrado y de material aislante Nº de maniobras > 10.000 Resto de instalación eléctrica La toma de tierra será una red que conectará las líneas principales de bajada a tierra con el electrodo de contacto con el terreno con una resistencia eléctrica < 80 ohmios El centro de transformación dispondrá los conductores eléctricos, aparatos de protección, celdas y puesta a tierra según el Proyecto | ITC-BT ITC-BT ITC-BT ITC-BT Inspección Inspección ITC-BT ITC-BT ITC-BT Inspección Inspección Inspección Inspección Inspección Inspección Inspección |

# Artículo 809. Báculos

809.1. 	Definición

La unidad incluye el báculo de uno y dos brazos, su transporte, galvanizado, pintado, izado y colocación.

Se consideran incluidos en la unidad el montaje, tornillería y elementos de anclaje necesarios para la completa instalación del elemento de soporte, así como la existencia de puerta de registro en el propio báculo con las medidas de seguridad necesarias para evitar su manipulación por personas no autorizadas.

809.2. 	  Materiales

Báculos

Los báculos serán de chapa de acero y de las dimensiones especificadas en los planos, siendo su superficie interior y exterior perfectamente lisa y homogénea sin irregularidades o defectos que indiquen mala calidad de los materiales, imperfecciones en la ejecución u ofrezcan un mal aspecto exterior.

Llevarán una puerta de registro que permite el acceso a conexiones y conductos para su inspección, montaje e instalación.

Los báculos estarán galvanizados; antes de ser introducidos en el baño de zinc estarán exentos de suciedad y cascarillas superficiales, para la cual se someterán a tratamiento de desengrasado y decapado al ácido. El baño de galvanizado deberá contener como mínimo un 98% de zinc en peso.

Una vez galvanizado no serán sometidos a ninguna operación de conformación o repaso mecánico que afecte al espesor o las características mecánicas del recubrimiento.

Los materiales empleados en la preparación, imprimación y pintura de acabado de báculos satisfarán la normativa vigente.

Cimentación

Siempre que sea posible, las arquetas de paso o de derivación se adosarán a la cimentación del soporte. El sistema de sustentación de la columna o soporte será siempre mediante placa de asiento.

Los materiales empleados en la ejecución de las cimentaciones deberán cumplir la normativa vigente, utilizándose hormigón HM-20. Las dimensiones orientativas A y B del dado de hormigón de las cimentaciones de los puntos de luz en metros serán las establecidas en la tabla siguiente, en función de la altura h del soporte en metros.

| H(m) | Hasta 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AxA(m) | 0,7x0,7 | 0,9x0,9 | 0,9x0,9 | 0,9x0,9 | 1,0x1,0 | 1,0x1,0 |
| B(m) | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 |

Dimensiones orientativas de las cimentaciones

Dado de cimentación de punto de luz

Para las cimentaciones de los puntos de luz se dispondrán cuatro pernos de anclaje galvanizados como mínimo, doblados en forma de cachava y con doble zunchado con redondo de 8 mm de diámetro soldado a los cuatro pernos, tal y como se indica en la figura.

- a = longitud del perno.

- ɸ = diámetro del perno.

- R = longitud del perno con roscado métrico.

- b = distancia desde la parte baja del perno al zunchado inferior.

- c = distancia del zunchado inferior al superior.

Conjunto de pernos con doble zunchado.

El material de los pernos será perfectamente homogéneo y estarán exentos de sopladuras, impurezas y otros defectos de fabricación. El material empleado será acero y la rosca será realizada por el sistema de fricción de rosca triangular.

Los pernos tendrán roscado métrico en la parte superior realizado con herramientas de tallado y no por extrusión del material, debe estar realizada por el sistema de fricción, según la norma UNE 17704, “Rosca métrica ISO de empleo general. Medidas básicas”.

Los pernos de anclaje para los soportes indicados en la tabla siguiente serán de la forma y dimensiones indicadas en la tabla siguiente. Para situar correctamente los pernos en la cimentación, el contratista dispondrá una plantilla por cada diez (10) soportes o fracción.

| h | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 1000 |
| ɸ | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 33 |
| R | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 150 |
| b | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
| c | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 |

Nota. Salvo h, que se expresa en metros, las demás magnitudes se han consignado en milímetros

Pernos de anclaje

Las dimensiones mínimas que se recomiendan de las tuercas métricas cincadas o cadmiadas se establecen en función de la altura h del soporte, según se establece en la tabla y figura siguientes. El par de apriete de las tuercas sobre los pernos de anclaje cumplirá lo especificado en la Norma UNE-EN 40.

t = distancia entre caras de la tuerca métrica.

t1 = altura de la tuerca métrica.

| h | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| t1 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 25 |

Nota. Salvo h que se expresa en metros, las demás magnitudes se han definido en milímetros

Tuercas Métricas.

Las arandelas serán cuadradas, de acero y galvanizadas; sus dimensiones recomendadas se determinan en función de la altura h del soporte, según se establece en la figura y tabla siguientes

A1 = lado de la arandela.

a1 = espesor de la arandela.

ɸ1 = diámetro agujero arandela.

| h | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 |
| a1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ɸ1 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 33,5 |

Nota. Salvo h que se expresa en metros, las demás magnitudes se han definido en milímetros

Arandelas.

809.3.   Ejecución de las obras

El izado y colocación de los báculos se hará de forma que queden perfectamente aplomados en todas las direcciones. No está permitida la utilización de cuñas o calzos para conseguir el montaje a plomo definitivo.

Los báculos se fijarán a la cimentación por medio de pernos de anclaje y placa de fijación soldada al fuste y dispondrán de fijación para toma de tierra.

El pintado de los báculos se realizará cuando la humedad relativa ambiental sea inferior al 85% y la temperatura superior a 5ºC, dejando un periodo de al menos 24 horas entre capas sucesivas.

Siempre que sea posible se adosarán al cimiento del soporte las arquetas de paso o de derivación.

809.4.	 Recepción

Los báculos se recibirán en obra galvanizados según las especificaciones requeridas en la ejecución.

La tolerancia permitida entre la puerta de registro y el alojamiento de la misma será inferior a 2 mm.

Se considerará la unidad terminada cuando el báculo esté totalmente colocado, con todas las conexiones a arquetas y luminarias totalmente terminadas y en condiciones adecuadas de uso.

Se comprobará la ejecución y prueba de la fijación, la ejecución de las conexiones y tomas de tierra así como el montaje total de todas las piezas.

809.5.	 Control de calidad

Sólo se aceptarán báculos que cuenten con la correspondiente homologación y marcado y que además sus detalles constructivos cumplan con la disposiciones marcadas por el fabricante.

Se comprobarán las características de pernos, placas de anclaje y demás elementos necesarios para la correcta colocación del báculo.

# Artículo 810. Luminaria tipo LED

810.1. 	Definición

El presente artículo comprende el suministro y montaje de las luminarias, de forma que queden conexionadas a la red de distribución de energía eléctrica, para que una vez instalados todos sus componentes se encuentren en perfecto estado de funcionamiento.

810.2. 	Materiales

Se entiende por LED (Light Emitting Diode) un diodo compuesto por la superposición de varias capas de material semiconductor que emite luz en una o más longitudes de onda (colores) cuando es polarizado correctamente. Un diodo es un dispositivo que permite el paso de la corriente en una única dirección y su correspondiente circuito eléctrico se encapsula en una carcasa plástica, de resina epoxi o cerámica según las diferentes tecnologías.

810.3. 	Ejecución de las obras

Las instalaciones de alumbrado exterior que incorporen sistemas o tecnología LED, deberán disponer de un estudio o proyecto luminotécnico que incluya un apartado fotométrico en el que se expondrán las características fotométricas de las luminarias y el estudio lumínico realizado sobre la instalación de referencia. Dicho estudio ha sido incluido en el presente proyecto.

Cualquier propuesta de modificación del tipo de luminaria deberá ir acompañado de un estudio luminotécnico completo con el mismo alcance que el realizado en este Proyecto.

Las luminarias se colocarán en la disposición determinada por el estudio luminotécnico en función de las características exigidas para cada tipo de vía e iluminación requerida y que se incorpora en el proyecto como:

- Cálculo luminotécnico para cada sección de proyecto.

- Cálculo de la eficiencia energética para cada sección de proyecto.

Para la realización de un estudio luminotécnico, si procediera, se tendrán en cuenta las siguientes características:

- Curva fotométrica de la luminaria.

- Curva del factor de utilización de la luminaria.

- Flujo luminoso global emitido por la luminaria.

- Eficacia de la luminaria en %

- Flujo hemisférico superior instalado.

- Temperatura de color den K de la luz emitida por la luminaria.

El diseño de la carcasa de la luminaria no permitirá la acumulación de suciedad y otros elementos que podrían perjudicar su eficiencia, de forma que garantice su funcionamiento sin requerir labores de conservación y limpieza distintas a las programadas para las luminarias normalizadas.

El diseño de la luminaria permitirá la reposición del sistema óptico y el dispositivo de control electrónico de manera independiente, de forma que el mantenimiento de los mismos no implique el cambio de la luminaria completa.

810.4. 	Recepción

Se aportará por el contratista, si procede o a juicio del Director de Obra, estudio luminotécnico detallado de:

- Marca y modelo de la luminaria.

- Memoria descriptiva del elemento, detalles, materiales, forma de instalación, conservación, reposición y demás especificaciones.

- Valores de iluminancias y luminancias.

- Uniformidad de iluminancias y luminancias.

- Valores de deslumbramiento.

- Clasificación energética de la instalación.

El estudio incluirá el cálculo del factor de mantenimiento siguiendo los mismos criterios que se indican en el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior.

Además, de cada elemento deberá aportarse la documentación siguiente:

- Deberá poseer Marcado CE (se aportará certificado).

- En el caso de las luminarias, de los equipos estabilizadores reguladores de cabecera de línea y de los soportes, deberá presentarse Certificado Oficial del grado de protección (IP) y del grado de resistencia al impacto (IK).

- En caso de emplear módulos de LED, deberán cumplir las especificaciones contenidas en la Norma UNE-EN 62031 (Documentación acreditada por el fabricante del LED).

- Asimismo deberá cumplir las especificaciones contenidas en la Norma UNE-EN 62471 sobre seguridad fotobiológica. (Documentación acreditada por el fabricante del LED).

Recepción de la instalación

Deben realizarse las mediciones siguientes:

- Potencia eléctrica consumida por la instalación. Dicha potencia se medirá mediante un analizador de potencia trifásico con una exactitud mayor del 5%. Durante la medición de la potencia consumida, se registrará la tensión de alimentación y se tendrá en cuenta su desviación respecto a la tensión nominal para el cálculo de la potencia de referencia utilizada en el proyecto.

- Iluminancia media de la instalación. El valor de dicha iluminancia será el valor medio de las iluminancias medidas en los puntos de la retícula de cálculo, de acuerdo con lo establecido en la ITC-EA-07.

- Uniformidad de la instalación. Para el cálculo de los valores de uniformidad media se tendrán en cuenta las mediciones individuales realizadas para el cálculo de la iluminancia media.

- Luminancia media de la instalación. Esta medición se realizará cuando la situación de proyecto incluya clases de alumbrado con valores de referencia para dicha magnitud.

- Deslumbramiento perturbador y relación entorno SR.

Estas mediciones se realizarán para el nivel máximo de iluminación y para varios niveles reducidos.

A partir de las medidas anteriores, se determinarán la eficiencia energética (ɛ) y el índice de eficiencia energética (Iɛ) reales de la instalación de alumbrado exterior. El valor de la eficiencia energética (ɛ) no deberá ser inferior en más de un 10% al del valor (ɛ) proyectado, y la calificación energética de la instalación (Iɛ) deberá coincidir con la proyectada.

810.5.	 Control de calidad

Se comprobará el Marcado CE: Declaración de Conformidad y Expediente Técnico o Documentación asociada, junto a las siguientes propiedades:

- Marca, modelo y datos del fabricante LED / Modulo LED.

- Potencia nominal individual de cada LED.

- Potencia nominal del módulo completo.

- Flujo luminoso emitido por cada LED individualmente y por el módulo completo.

- Curvas de duración de vida, en horas de funcionamiento, en función de la temperatura de unión.

- Índice de reproducción cromática.

- Temperatura de color.

En virtud del cumplimiento del Reglamento de Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (R.D. 1890/2008) las luminarias tipo LED debemos obtener el factor de mantenimiento global que se calcula según los siguientes parámetros.

- Especificaciones respecto al porcentaje de depreciación de flujo luminoso respecto al flujo inicial hasta el periodo de reemplazo del módulo LED.(FDFL)

- El porcentaje de luminarias LED que sobreviven y alcanzan el flujo indicado en su curva de depreciación, para las horas especificadas deberá ser del 100% a las 20.000 horas. Diferencial porcentual entre el flujo lumínico a las 20000 horas y el flujo luminoso por debajo del que el fabricante está obligado a sustituir la fuente luminosa a las 20000 horas(FSL)

- Depreciación de la luminaria según su grado de IP e intervalo de limpieza cada dos años. (FDLU).

- Factor de depreciación de las superficies del recinto (FDSR)

El factor de mantenimiento global de estos conceptos no será inferior a 0,7 ni superior a 0,85 y se obtiene de Fm= FDFL x FSL x FDLU x FDSR

En el apartado de parámetros luminotécnicos, una luminaria equipada con fuentes luminosas tipo LED, tiene que tener una eficacia superior al 55% si es de tipo vial ambiental y superior al 65% si es de tipo vial funcional.

# Artículo 811. Reposición de servicios de la red de abastecimiento

811.1. 	Definición

El presente artículo comprende las actuaciones de reposición de los servicios existentes de la red de abastecimiento del Ayuntamiento de Siero, que se ven afectados por la ejecución de las obras.

811.2. Aplicación

El presente artículo es de aplicación a la siguiente unidad de obra:

| 900.0006N | ud | REPOSICIÓN DEL SERVICIO AFECTADO SE - 601 - ABASTECIMIENTO AYTO SIERO (SI-2) QUE COMPRENDE LA RETIRADA DEL TRAMO DE TUBERÍA FCØ125MM AFECTADO Y POSTERIOR GESTIÓN DE RESIDUOS, ASÍ COMO SU REPOSICIÓN INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA NUEVA TUBERÍA FDØ250MM Y POSTERIOR RELLENO, INCLUSO LA EJECUCIÓN DE ARQUETAS DE CONEXIÓN Y ARQUETAS PARA LA INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE DESAGÜE Y UNA VENTOSA EN EL TRAMO REPUESTO, SEGÚN LO REFLEJADO EN EL DOCUMENTO Nº2.- PLANOS Y EN EL ANEJO Nº24.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS. |
| --- | --- | --- |
| 900.0007N | ud | REPOSICIÓN DEL SERVICIO AFECTADO SE - 602 - ABASTECIMIENTO AYTO SIERO (SI-2) QUE COMPRENDE LA INSTALACIÓN PREVIA DE UN BY-PASS PROVISIONAL CON TUBERÍA PEØ 200MM EN EL TRAMO AFECTADO, LA RETIRADA DEL TRAMO DE TUBERÍA FCØ250MM AFECTADO Y POSTERIOR GESTIÓN DE RESIDUOS, ASÍ COMO SU REPOSICIÓN INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA NUEVA TUBERÍA FDØ300MM Y POSTERIOR RELLENO,LA EJECUCIÓN DE ARQUETAS DE CONEXIÓN Y ARQUETAS PARA LA INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE DESAGÜE Y UNA VENTOSA EN EL TRAMO REPUESTO, SEGÚN LO REFLEJADO EN EL DOCUMENTO Nº2.- PLANOS Y EN EL ANEJO Nº24.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS. |

811.3. Descripción de los trabajos

Las operaciones incluidas en este artículo son las siguientes:

- Excavación (según Artículo 321.- Excavaciones en zanjas y pozos) para retirada de las tuberías existentes que vayan a quedar en desuso.

- Instalación de tubería provisional de polietileno a modo de by-pass.

- Retirada de las tuberías de fibrocemento y posterior gestión de residuos (según Artículo 310.- Desmontaje de tubería de fibrocemento).

- Excavación (según Artículo 321.- Excavaciones en zanjas y pozos) para la instalación de las nuevas tuberías de fundición dúctil, y la ejecución de las nuevas arquetas.

- Ejecución de nuevas arquetas de conexión y nuevas arquetas para la disposición de ventosas y puntos desagüe.

- Ejecución de rellenos, según lo reflejado en el Artículo 332.- Rellenos localizados.

- Retirada de los residuos generados a un lugar de acopio habilitado en obra hasta su posterior traslado al punto de gestión de residuos.

811.4. 	Materiales

Arquetas de registro

Tanto las arquetas de conexión como las arquetas en las que disponer los puntos de desagüe tendrán  dimensiones interiores de 60x60 cm. Se ejecutará con fábrica de ladrillo sobre una solera de hormigón, con marco y tapa de fundición de 60 cm de diámetro.

Las arquetas en las que ubicar las ventosas tendrán unas dimensiones interiores de 1,00x1,00 m. Se ejecutarán con hormigón armado, incluyendo un dado de refuerzo de la conducción con maro y tapa de fundición de 60 cm de diámetro.

Tubería de PE

La tubería de PE se ajustará a las condiciones recogidas en las siguientes normas:

- UNE 53.131 "Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y métodos de ensayo".

- UNE 53.394 "Códigos de buena práctica para tubos de PE para conducción de agua a presión".

En las tuberías de PE uniones roscadas, según los diámetros que se usen, de acuerdo con las instrucciones que sobre el particular dicte la Dirección de las Obras. No se podrán utilizar, salvo autorización expresa de la Dirección de las Obras, piezas de empalme a base de PE o PVC (Fittings). Todos los racores se exigirán en latón. En empalmes de valvulería con tubería de PE se utilizarán virolas y bridas de acero galvanizado.

Tuberías de FD

Las tuberías de fundición serán de fundición dúctil revestidas interiormente con mortero de cemento siderúrgico y exteriormente con zinc metálico electro depositado y un barniz bituminoso semipermeable.

En todos aquellos aspectos no modificados por las presentes prescripciones, serán de aplicación las siguientes Normas en su última revisión:

- UNE 19-021, equivalente a ISO 2531 y UNE-EN 545

- ISO 4633

- ISO 2230

- ISO 4179

- ISO 8179

- ISO 8180

Los procedimientos admitidos para fabricación de los tubos y piezas especiales son:

- Tubos: Colada por centrifugación en molde metálico, revestido o no.

- Piezas: Colada en molde de arena. Colada en molde metálico.

Después de la colada, los tubos y piezas podrán ser sometidos a un tratamiento térmico apropiado para conseguir las características mecánicas exigidas.

La composición química queda a criterio del fabricante, con tal de que se alcancen las características metalográficas y mecánicas establecidas en este Pliego. No obstante, la Administración podrá requerir al Contratista la composición química del material con que van a fabricarse los tubos y piezas especiales (contenido en C, P, Mg, Mn, S, Si y Cr), por lo que este deberá establecer en su contrato con el fabricante o suministrador las cláusulas que permitan disponer de dicha información, o en otro caso obtenerla mediante análisis del producto terminado.

El grafito deberá aparecer en forma esferoidal, al menos en un 85% y corresponderá en el examen microscópico a la forma VI de la norma ISO EN UNE 945, admitiéndose también la forma V.

Con autorización de la Dirección de Obra, podrá utilizarse como standard, ASTM A-247.

Los tubos y las piezas especiales podrán ser cortados, taladrados y mecanizados. En caso de duda, serán considerados aceptables siempre que su dureza Brinell no supere los siguientes valores; determinados conforme a ISO 6506 ó UNE-EN 545:

- Tubos: 230 HB

- Piezas: 250 HB

El material no presentará poros, sopladuras, burbujas, grietas ni ningún otro defecto que pueda perjudicar su resistencia, continuidad y buen aspecto. Su fractura será de grano fino y homogéneo.

Las características mecánicas exigidas a la fundición y que deberán ser garantizadas por el fabricante son las establecidas en la tabla 6 de ISO 2531. El límite convencional de elasticidad Rp 0,2 será exigible, debiendo cumplirse que:

- R p 0,2 >= 270 N/mm2, para 40 <= DN <= 1000 cuando A >= 12%

- R p 0,2 >= 270 N/mm2, para DN > 1000 cuando A >= 10%

- R p 0,2 >= 300 N/mm2 en los restantes casos

A= Alargamiento en rotura; DN= Diámetro nominal.

La determinación de R p 0,2 se realizará mediante ensayo de tracción conforme a UNE-EN 545.

El espesor nominal de los tubos y piezas, será el correspondiente a la clase K= 9; de conformidad a los valores tabulados en ISO 2531.

El tipo de junta a utilizar será el automático, con enchufe y extremo liso, excepto las piezas

especiales que irán provistas de junta mecánica con contrabrida. Si para el cálculo de anclajes de piezas especiales se considera la contribución del rozamiento tubo-terreno, deberán acerrojarse las juntas de la pieza y las de la tubería en la longitud necesaria. No obstante, la Dirección de obra podrá exigir el acerrojamiento de las juntas de las piezas especiales para asegurar la transmisión de los empujes a los macizos de anclaje y la inmovilidad de las piezas.

La desviación angular admisible de las juntas no será inferior a 4º.

Además las juntas flexibles no acerrojadas, deberán permitir el suficiente movimiento axial al objeto de evitar que posibles asientos o efectos térmicos, produzcan esfuerzos suplementarios.

El diámetro exterior nominal de los tubos será el correspondiente a la clase K=9, de conformidad a los valores tabulados en ISO 2531.

Deberá cumplirse simultáneamente que:

- La tolerancia en el espesor de la pared de los tubos será de (1,3 + 0,001 DN), en menos, siendo DN el diámetro nominal del tubo.

- La tolerancia admisible en milímetros para los diámetros exteriores de los tubos, será  +1/ - 3,0

- El diámetro exterior del tubo será tal que permita realizar las uniones en al menos los dos tercios de la longitud del tubo, medida desde el extremo liso.

La ovalización del extremo liso de los tubos y de las piezas especiales, calculada mediante la expresión:

100 x ( D1 - D2) / ( D1 + D2 )

Donde D1 y D2 son el diámetro mayor y menor de la sección del tubo, cumplirá las siguientes condiciones:

Para 250 <= DN <= 600, será menor del 1%

La longitud útil normal de los tubos, será la que figura en los catálogos del fabricante. Para los diámetros inferiores a 700 mm., la longitud nominal será de 6,00 m. Valores que no difieran de los anteriores en un +5% podrán ser aceptados en función de las características particulares del molde y la máquina de fabricación.

Serán de aplicación además de ISO 2531, las siguientes prescripciones:

Las desviaciones admisibles serán de ± 150 mm. para la longitud normalizada de 8,15 m. y de ± 100 mm. para las demás longitudes.

La tolerancia respecto a la longitud útil de fabricación será de ± 30 mm.

Todos los tubos y piezas especiales se protegerán mediante revestimiento tanto interior, como exteriormente, con pinturas de formulación epoxy, aplicadas en fábrica. Será admisible también el empleo en el interior de las piezas de un revestimiento de mortero de cemento análogo al especificado para los tubos.

Las pinturas no contendrán ningún elemento que pueda ser soluble en el agua, ni darle sabor u olor o alterar sus características. Deberán disponer de un certificado de aptitud alimentaria.

La superficie de las piezas deberá ser preparada mediante limpieza y posterior granallado antes de la aplicación de la pintura.

La aplicación de la pintura podrá realizarse por inmersión o proyección mediante pistola o air-less.

El espesor medio de la pintura no será inferior a 150 µm ni a 120 µm en ninguna zona puntual.

Para la superficie exterior de los tubos, se prescribe un revestimiento de zinc con una capa de acabado semipermeable de barniz bituminoso.

Se especifica un espesor nominal para el revestimiento de zinc de 215 gr/m2, sin que puntualmente y en la forma descrita en el apartado de control de calidad, sea inferior a 200 gr/ m2.

El zinc metálico, con un contenido en cinc no inferior al 99% se aplicará en fábrica, preferentemente mediante electro-deposición.

En general está aplicación se realizará inmediatamente después del tratamiento térmico de los tubos y sin eliminar la capa superficial de óxido de éstos. No obstante, podrá ser exigido un granallado previo, y en cualquier caso los tubos estarán limpios y secos.

El zinc deberá cubrir toda la superficie exterior del tubo, formando una capa densa, continua y uniforme, exenta de defectos como faltas de material o pérdidas de adherencia.

Las zonas dañadas con desprendimiento de zinc en una superficie cuya dimensión menor supere los 5 mm., deberán ser reparadas mediante aplicación de pintura rica en zinc con contenido superior al 90% de zinc en peso medido sobre lámina seca. La cantidad de esta pintura será como mínimo de 200 gr/ m2.

Después de la aplicación del zinc, el tubo se revestirá con una capa de acabado consistente en barniz bituminoso, que se aplicará mediante pistola. Esta capa, que recubrirá por completo el revestimiento de zinc, será adherente al mismo, no tendrá faltas y no será tóxica una vez seca.

Se especifica un espesor nominal para esta capa de 70 micras sin que puntualmente se admitan espesores inferiores a 50 micras.

Todos los tubos irán revestidos interiormente con una capa de mortero de cemento aplicado mediante centrifugación.

La arena a emplear estará exenta de materia orgánica, arcilla y otras impurezas y sus granos serán inertes, duros y estables.

El contenido en materias arcillosas, no excederá del 2% del peso total de la muestra.

La composición granulométrica de la arena cumplirá las siguientes condiciones:

El porcentaje en peso de partículas que pasan por el tamiz de 0,125 mm. de abertura, no excederá del 10%.

La fracción de tamaños superiores a 1/3 del espesor del revestimiento, no será inferior al 50% en peso.

La fracción gruesa (partículas retenidas por un tamiz de abertura igual a 1/2 del espesor del revestimiento), no será mayor del 5% en peso.

Podrán utilizarse aditivos, exentos de cloruros, que mejoren la calidad del revestimiento, siempre que sean inertes en relación con la fundición y con el agua que ha de transportar la tubería.

La relación arena/ cemento en peso, no será superior a 3,5. La relación agua/ cemento será establecida por el fabricante.

La resistencia a compresión del mortero a los 28 días no será inferior a 50 MPa.

La aplicación del mortero a los tubos, tendrá lugar en fábrica y se realizará por procedimientos de centrifugado. El revestimiento estará exento de cavidades o burbujas de aire, debiendo cuidarse su aplicación para que en todos los puntos su densidad sea al menos 2,200 Kg/ m3, así como para que la segregación de la arena sea mínima, a cuyo efecto deberán controlarse la consistencia del mortero y la velocidad de centrifugación.

Los espesores nominales del revestimiento serán de 3,5 mm y una tolerancia de 1,5 mm.

En los extremos de los tubos, en una longitud no superior a 50 mm., el espesor del revestimiento podrá ser inferior al valor mínimo, pero nunca inferior a 2,0 mm.

Los defectos de carácter puntual podrán ser reparados manualmente mediante llana, utilizando mortero de resinas sintéticas compatibles. La zona dañada deberá ser limpiada, de forma que todo el material mal adherido sea levantado, hasta alcanzar mortero sano o hasta la superficie de la fundición.

El acabado superficial del mortero será liso y uniforme sin presentar ondulaciones, surcos ni descuelgues, que den lugar a espesores locales inferiores a los mínimos especificados.

Identificación de las tuberías

Todos los tubos deberán marcarse en fábrica de forma indeleble y legible durante toda la vida útil del

tubo. El marcado se efectuará en el fondo del enchufe y llevará las indicaciones siguientes:

* Mediante marca obtenida por el propio molde:

- Diámetro nominal

- Tipo de junta

- Identificación del material (fundición dúctil)

- Identificación del fabricante

- Clase de la tubería

* Mediante punzonado en frío, antes de la aplicación de revestimientos:

- Año de fabricación

- Semana de fabricación

- Día de fabricación

- Número de orden del tubo en ese día

* Mediante pintura indeleble, en el exterior del tubo:

- Referencia del pedido

- En su caso, marca de identificación de certificación por terceros, realizada por el inspector de la entidad de inspección designada por el Contratista.

- Contraseña especifica en los tubos calibrados

Ventosas

Todos las elementos, piezas y mecanismos que integran la ventosa  deberán ser sometidas a la aprobación previa y expresa del Ingeniero Director de las obras, para lo cual el Contratista presentará con antelación sus propuestas de marcas y tipos concretos, con la descripción de sus características y demás detalles técnicos que le sean exigidos por la Dirección de Obra..

Las ventosas serán dobles automáticas de triple función, 50 mm de diámetro nominal y presión nominal 16 atm.

Estas ventosas cumplirán las siguientes especificaciones:

- Flotadores en acero cubierto de elastómero nitrilico.

- Vástago de acero inoxidable.

- Purgador de control y llave de vaciado en aleación de cobre.

- Tornillería en acero galvanizado.

811.5. Ejecución de las obras

Transporte, almacenamiento y manipulación

Las operaciones de transporte, almacenamiento y manipulación de todos los componentes deberán hacerse sin que ninguno de estos elementos sufra golpes o rozaduras, teniendo que depositarlos en el suelo sin brusquedades y sin dejarlos caer en ningún momento. En el caso de los tubos, debe evitarse que rueden sobre piedras. Cualquier defecto, daño o deterioro detectado en los mismos podrá ser razón suficiente para su rechazo.

Instalaciones en zanja, colocación y uniones

Las canalizaciones se instalarán en el interior de zanjas construidas a tal efecto, según detalles de los planos de proyecto. Las unidades para la excavación y relleno de zanjas se recogen en el Artículo 321.- Excavaciones en zanjas y pozos y en el Artículo 332.- Rellenos localizados, respectivamente.

La ejecución cumplirá en todo momento el proyecto de reposición de la red, dando cumplimiento a la normativa y especificaciones del titular, según se incluye en los artículos correspondientes del presente documento.

811.6. 	Recepción

Para la recepción de las unidades ejecutadas, se debe cumplir lo siguiente:

- Los materiales empleados tienen marcado CE, y que las especificaciones del fabricante cumplen con los requerimientos mínimo establecidos por el Ayuntamiento de Siero para tuberías de abastecimiento.

- La ejecución de las obras se ha realizado según lo establecido por el Ayuntamiento de Siero.

- Se han superado las pruebas de funcionamiento de la instalación completa según la normativa vigente.

- Si no se cumplen los parámetros de recepción, se subsanarán a costa del contratista.

811.7. Control de calidad

Control de la fabricación de los componentes

Las tuberías instaladas deberán de estar en posesión de distintivo o sello de calidad que acredite el cumplimento de la norma UNE-EN 545. Se deben aportar los certificados del fabricante correspondientes.

Control de la ejecución de las obras

Se cumplirá lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua.

Pruebas de la tubería instalada

Las pruebas preceptivas a realizar, conforme a lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua son de presión interior y de estanqueidad.

La prueba de presión se realizará durante media hora y a una presión 1,4 veces la presión de trabajo, considerándose satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a P/5, siendo P la presión de prueba en zanja, en kilogramos por centímetro cuadrado.

Cuando el descenso de presión sea superior a esta cantidad, el Contratista realizará las reparaciones precisas para conseguir el resultado satisfactorio de la prueba.

Posteriormente a la ejecución de esta prueba y siempre que el resultado sea satisfactorio se realizará la prueba de estanqueidad.

Se medirá durante un periodo de dos horas el caudal que es necesario introducir en la tubería para mantener constante la presión, después de haber llenado la tubería y expulsado todo el aire.

La pérdida total durante el período especificado debe ser inferior a V = K x L x D, siendo:

V: Pérdida en litros.

K: Fundición = 0,300; amianto-cemento = 0,350

P.E.T. = 0,400

L: Longitud del tramo en metros

D: Diámetro interior en metros

En caso de que existan pérdidas, el Contratista está obligado a reparar y repasar toda la tubería y juntas hasta que quede en las condiciones adecuadas.

Una vez que el resultado de las pruebas sea satisfactorio se procederá por parte del Contratista al lavado de las tuberías, antes de realizar los empalmes definitivos con la red de servicio. Dicho lavado se realizará haciendo circular un caudal abundante de agua a través de todo el tramo durante un periodo de 4 horas.

811.8.	 Medición y abono

La medición y abono de la reposición de los servicios de la red de abastecimiento del Ayuntamiento de Siero se realizará conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Unidad (ud) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras |
| Forma de medición |  |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

# Artículo 812. Reposición de servicios de la red de telecomunicaciones

812.1. 	Definición

El presente artículo comprende las actuaciones de reposición de los servicios existentes de la red de telecomunicaciones de Telefónica, que se ven afectados por la ejecución de las obras.

812.2. 	Aplicación

El presente artículo es de aplicación a la siguiente unidad de obra:

| 900.0008N | ud | REPOSICIÓN DEL SERVICIO AFECTADO SE - 1205 - TELECOMUNICACIONES (SI-2) QUE COMPRENDE EL DESMONTAJE DE LAS LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES AFECTADAS, LA DEMOLICIÓN DE LOS PRISMAS AFECTADOS, CORTE DE SERVICIOS EN CÁMARA DE REGISTRO ASI COMO SU REPOSICIÓN QUE INCLUYE LA EJECUCIÓN DE UN NUEVO PRISMA DE TELECOMUNICACIONES Y DOS CÁMARAS DE REGISTRO TIPO GLR, TENDIDO DE CABLES Y CONEXIÓN, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO, SEGÚN LO REFLEJADO EN EL DOCUMENTO Nº2.- PLANOS Y EN EL ANEJO Nº24.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS. |
| --- | --- | --- |

812.3. Descripción de los trabajos

Las operaciones incluidas en este artículo son las siguientes:

- Desmontaje de líneas de telecomunicaciones existentes.

- Excavación (según Artículo 321.- Excavaciones en zanjas y pozos) para retirada de canalizaciones existentes que vayan a quedar en desuso y relleno de excavación (según lo reflejado en el Artículo 332.- Rellenos localizados).

- Excavación (según Artículo 321.- Excavaciones en zanjas y pozos) para disposición de la nueva canalización y de las nuevas cámaras de registro.

- Ejecución del nuevo prisma de telecomunicaciones, incluyendo el suministro y montaje de los conductos de PVC, piezas especiales (tapones de obturación, soportes distanciadores, etc.) y refuerzo de hormigón exterior para formación del prisma.

- Ejecución de nuevas cámaras de registro.

- Tendido de cables en el interior de la canalización.

- Retirada de los residuos generados a un lugar de acopio habilitado en obra hasta su posterior traslado al punto de gestión de residuos.

812.4. 	Materiales

Tubos PVC

Los tubos serán de PVC rígido de 110 mm de diámetro exterior, para canalizaciones de telefonía enterradas.

Los tubos de 1,2 mm de espesor están normalizados en la especificación de C.T.N.E. nº 634.008 "Tubos de PVC rígidos de 1,2 mm de espesor para canalizaciones telefónicas" y deben cumplir los siguientes requisitos. El tubo se obtendrá por extrusión de un compuesto a base de policloruro de vinilo (PVC) sin plastificantes y con pigmentos lubricantes o estabilizantes, cuyas características principales son:

- Color: negro

- Densidad: 1,4

- Resistencia a la tracción: 500 Kg/cm2

- VICAT (1 Kg): 80C

- Coeficiente de dilatación lineal: 70 x 10 6 (C).

El material suministrado en obra tendrá, al menos, el siguiente marcado: nombre del fabricante, indicación del material, tipo de tubo y año de fabricación.

Soportes distanciadores

Son de material plástico adecuado, suficientemente rígido y resistente al choque.

Estos elementos se describen en el Pliego de Condiciones nº 734.003 "Soportes distanciadores para canalizaciones con tubos de PVC", de la C.T.N.E.

Codos

Serán de PVC rígido y sección circular de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, proporcionando una curvatura de 45 y 2.500 mm de radio.

Estos elementos se describen en el Pliego de Condiciones nº 745.006 "Codos de PVC para canalizaciones telefónicas con tubos de PVC", de la C.T.N.E.

Tapones de obturación

Estos elementos se describen en el Pliego de Condiciones nº 734.000 "Tapones de obturación para canalizaciones con tubos de PVC" de la C.T.N.E. Son de polietileno flexible y forma troncocónica.

Limpiador y adhesivo

El limpiador es un absolvente de PVC recomendable a base de cloruro de metileno. El adhesivo es una dilución de resina de PVC en un solvente orgánico volátil.

Estos elementos se encuentran normalizados en la Especificación nº 634.013 "Adhesivo y disolvente para encolar uniones de tubos de PVC" de la C.T.N.E.

Relleno de la zanja

El material empleado en el relleno de la zanja tendrá las características establecidas en el Artículo 332.- Rellenos localizados.

812.5. 	Ejecución de las obras

Ejecución de zanjas

En primer lugar se efectuará el replanteo sobre el terreno de la canalización y situación de las cámaras de acuerdo con los planos señalándolo debidamente para evitar excavaciones innecesarias.

Las zanjas se excavarán con una ligera pendiente hacia las cámaras de registro que delimitan el tramo a ejecutar con objeto de dar salida a las aguas.

Una vez ejecutada la zanja y colocadas las distintas capas de tubos que forman la canalización con su protección de hormigón correspondiente, se procede al relleno de la misma, regando y compactando de modo que el grado de consolidación sea equivalente al del terreno circundante.

Las tierras que posteriormente se vayan a aprovechar para el relleno de zanjas se dejarán si es posible en la propia obra.

La separación entre las canalizaciones de comunicaciones y las tuberías o conductos de otros servicios que discurren paralelos deberán ser como mínimo la siguiente:

Con instalaciones de energía eléctrica. Se observará una separación de 25 cm con líneas de A.T. y de 20 cm con líneas de B.T. Se considerará como límite entre baja y alta tensión 500 V.

Con otras instalaciones (agua, alcantarillado...). Se mantendrá una separación de 30 cm.

En caso de cruce con otros servicios deberán mantenerse las distancias indicadas para paralelismo, procurándose que las canalizaciones de comunicaciones pasen por encima de las de agua y por debajo de las de gas, siempre que para lograrlo no sea preciso dar a la zanja demasiada profundidad.

Colocación de tubos

Efectuada la apertura de la zanja y limpia ésta de materiales extraños, se procede a formar una solera de hormigón de ocho centímetros (8 cm) de espesor para las canalizaciones de Telefónica, sobre la cual se coloca la primera capa de tubos y sobre ellas los soportes distanciadores a intervalos de setenta centímetros (70 cm). A continuación, se rellenan los espacios libres hasta cubrir los tubos con los tres centímetros de espesor que tienen los soportes, sobre éstos se coloca la siguiente capa de tubos introduciéndolos en los citados soportes. Finalmente y una vez colocadas las distintas capas de tubos que forman el prisma de la canalización se continúa hormigonando hasta formar una protección superior del conjunto de ocho centímetros (8 cm) de espesor para las canalizaciones de Telefónica. Por último, y antes de proceder al relleno de la zanja, se hará la prueba de todos los conductos que se han instalado. Esta prueba consiste en pasar por cada uno de los tubos un mandril al objeto de comprobar la inexistencia de materiales extraños o deformaciones del tubo que obstaculizarían la posterior instalación del cable.

En las proximidades a las cámaras de registro es preciso profundizar la zanja de la canalización para que la entrada de los conductos en la cámara se realice de acuerdo con las cotas indicadas en los planos. La longitud para iniciar esta profundización de la canalización es de 8 metros contados desde la pared de la cámara en los tipos "R" y de 12 metros en el tipo "P", la entrada de los conductos se efectúa siempre en las primeras adosados a una de las paredes y en las segundas por los dos extremos de las paredes transversales.

En las canalizaciones telefónicas de servicios afectados se admitirá para los tubos de PVC un radio de curvatura en frío mínimo de 30 m y se procurará efectuar los empalmes de tubos lo más alejados posible del centro de la curva a fin de realizarlos con los tubos en posición recta, sin la presencia de tensiones en la zona de unión. Para curvas de radio inferior se emplearán codos de desviación de radio 2,5 m.

Para canalizaciones de comunicaciones de nueva ejecución se empleará tubo de Polietileno de 110mm de diámetro.

El hormigón empleado para las canalizaciones será de una resistencia RK = 150 Kg/cm2.

Las canalizaciones laterales harán su entrada en las cámaras por las paredes transversales y lo más próximo posible al techo de la cámara; de no ser posible esto y tuviese que salir por una de las paredes principales se instalarán unos trozos de tubo de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor en el lugar indicado para esta canalización al construir la pared principal.

La entrada de las canalizaciones en los edificios deberá realizarse en un punto próximo al previsto para la instalación del armario de distribución de la red interior.

La unión de los tubos entre sí se realizará por encolado e introducción del extremo recto de uno en el extremo en forma de copa del otro.

Instalación de cables en canalización

El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, con medios adecuados al tipo de cable, evitando la formación de cocas y torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas.

No se curvarán los cables con radios inferiores a los recomendados por el fabricante y que, en ningún caso, serán inferiores a 10 veces su diámetro, ni se enrollarán con diámetros más pequeños que el de la capa inferior asentada sobre bobina de fábrica.

No se colocarán cables durante las heladas, ni estando éstos demasiado fríos, debiendo, por lo menos, permanecer doce horas en almacén a 20 grados centígrados antes de su colocación, sin dejarlos a la intemperie más que el tiempo preciso para su instalación.

Los aislamientos de la instalación deberán ser los reglamentados en función de la tensión del sistema.

Los cables para cada uno de los distintos sistemas de alimentación estarán convenientemente identificados y separados en el trazado, de manera que sean fácilmente localizables.

Los cables estarán canalizados en bandejas, en canales en el suelo, o en tubos, según los sistemas previstos en la instalación, y de acuerdo a lo indicado en los planos de planta y esquemas.

Las secciones y tipos serán los indicados en los planos. Cualquier cambio de sección o tipo de conductores deberá ser aprobado por el  Director de Obra.

Se utilizarán los colores de cubiertas normalizados. Los cables correspondientes a cada circuito se identificarán convenientemente en el inicio del circuito al que corresponde y durante su recorrido, cuando las longitudes sean largas o cuando por los cambios de trazado, sea difícil su identificación. Para ello, se utilizarán cinta aislante, etiquetas y otros elementos de identificación adecuados.

Los cables se instalarán en los conductos utilizando guías adecuadas y no sometiendo los cables a rozaduras que puedan perjudicar el aislamiento y cubierta de los mismos.

Empalmes

Los empalmes y conexiones entre conductores de cobre se realizarán en el interior de cajas apropiadas. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones, por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. Los conductores de sección superior a 6 milímetros cuadrados, deberán conectarse por medio de terminales adecuados, cuidando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos.

Los empalmes de cables de fibra óptica utilizarán los útiles especiales establecidos al efecto, previa autorización y comprobación de sus características por la Dirección de obra.

Los empalmes de fibra óptica se realizarán por fusión con alineamiento automático por el Sistema de Alineamiento de Perfil (PAS). No permitiéndose perdidas por empalme superiores a los 0,05 dB.

Desmontaje de las redes sustituidas

Una vez realizada la instalación de la nueva red, se procederá al desmontaje de la anterior, según las normas de la compañía suministradora.

Se desmontarán los cables en canalizaciones enterradas y en postes, las cajas terminales y cámaras de registro, los postes y demás elementos de la red.

En términos generales, la ejecución de las obras de reposición se realizará atendiendo a las condiciones que establezca Telefónica.

812.6. 	Recepción

El fabricante especificará y garantizará los valores de todas las características físicas, y mecánicas que se especifican en las propiedades de los materiales y de la unidad completamente terminada.

| Parámetros de aceptación final | Normas de Aplicación |
| --- | --- |
| La tubería no se desviará de su correcta posición Certificado de calidad del tubo | Inspección visual Normas UNE |

Tratamiento de no conformidades

En caso de no cumplir con lo especificado se realizarán las siguientes actuaciones:

| No Conformidades | Tratamiento de no conformidades |
| --- | --- |
| Los tubos no se desvían en + 1% Los tubos se desvían en + 2% | Se acepta No se acepta, se corregirá y los costes serán por cuenta del Contratista |
| El tubo está apoyado en toda su longitud y sin poder moverse en vertical El tubo no está apoyado en toda su longitud en tramos y puede moverse en desplazamientos | Se acepta No se acepta, se corregirá y los costes serán por cuenta del Contratista |

812.7. 	Control de calidad

Los ensayos habituales se refieren al marcado y control dimensional.

Se comprobará que la superficie corrugada será uniforme, sin deformaciones acusadas, ni presentará burbujas, ralladuras longitudinales profundas, quemaduras o poros.

Deberá cumplir con las especificaciones y propiedades mecánicas relativas a resistencia a compresión, resistencia al impacto, y ensayo de curvatura según la normativa vigente y las normas establecidas por la compañía suministradora del servicio.

| Ensayo | Norma | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Certificado fabricante | ------ | Por partidas |
| Muestreo geométrico y terminación | ------ | Diario |
| Hormigón | ------ | Por albarán de suministro siempre |

812.8.	 Medición y abono

La medición y abono de la reposición de los servicios de Telefónica se realizará conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Unidad (ud) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras |
| Forma de medición |  |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

# Artículo 813. Reposición de servicios de la red aérea de baja tensión

813.1.	 Definición

El presente artículo comprende la reposición de los servicios existentes de la red aérea de baja tensión de EDP HC Energía, que se ven afectados por la ejecución de las obras.

813.2. 	Aplicación

El presente artículo es de aplicación a la siguiente unidad de obra:

| 900.0001N | ud | REPOSICIÓN DEL SERVICIO AFECTADO SE-110 - LÍNEA AÉREA BT.EDP (SI-2) QUE COMPRENDE EL DESMONTAJE DEL TRAMO DE LÍNEA AÉREA AFECTADA Y EL DESMONTAJE DE DOS APOYOS PARA REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO LA REPOSICIÓN DEL TRAMO AFECTADO QUE INCLUYE LA REUBICACIÓN DE LOS DOS APOYOS, LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO APOYO DE HORMIGÓN Y UN NUEVO TRENZADO AÉREO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE EL EXISTENTE, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO, SEGÚN LO REFLEJADO EN EL DOCUMENTO Nº2.- PLANOS Y EN EL ANEJO Nº24.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS. |
| --- | --- | --- |

813.3. 	Descripción de los trabajos

Las operaciones incluidas en este artículo son las siguientes:

- Desmontaje de la línea aérea existente.

- Desmontaje y acopio de la caja general de protección existente en uno de los apoyos de la línea,

- Desmontaje de apoyos de la línea aérea, y acopio del apoyo a reutilizar.

- Suministro y colocación de nuevo apoyo de hormigón.

- Instalación del apoyo a reutilizar.

- Suministro y tendido aéreo de nuevo trenzado delas mismas características que el existente.

- Montaje de la caja de general de protección, incluso ejecución de conexiones.

813.4.	 Materiales y ejecución de las obras

Las características del poste de hormigón armado-vibrado seguirán lo establecido en la norma ET/5022: Postes de hormigón armado-vibrado de EDP HC Energía.

El nuevo cable aéreo será del tipo RZ 3x150 AL/80AL, y cumplirá lo establecido en la norma ET/5038: Conductores Desnudos de Aluminio Avero para Líneas Eléctricas Aéreas de EDP HC Energía.

En términos generales, la ejecución de las obras de reposición se realizará atendiendo a las condiciones que establezca EDP HC Energía.

813.5.	 Medición y abono

La medición y abono de la reposición de los servicios de EDP HC Energía se realizará conforme a las siguientes prescripciones:

| Unidad de medida | Unidad (ud) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Unidades enteras |
| Forma de medición |  |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

Artículo 828. Plan de vigilancia ambiental

828.1.	 Definición

El Programa de Vigilancia Ambiental es el encargado de establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el Proyecto.

828.2. Exigencia legal

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental indica la necesidad de la realización del seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la D.I.A.

El proyecto constructivo definirá un Programa de Vigilancia Ambiental (P.V.A.) adaptado al diseño final de la actuación y a sus medidas correctoras, así como a garantizar el cumplimiento de los condicionantes de la D.I.A.

828.3. Objetivos del Plan

Una vez que se han identificado y valorado las principales afecciones generadas por el proyecto, y habiéndose definido las medidas protectoras y correctoras necesarias para evitarlos, reducirlos, o compensarlos, se establece un Programa de Vigilancia Ambiental, cuyo objeto fundamental será garantizar el cumplimiento de dichas medidas.

Con ello se persigue la consecución de los siguientes objetivos:

- Comprobar que las medidas preventivas y correctoras propuestas se han realizado.

- Proporcionar información sobre la calidad y oportunidad de las medidas correctoras adoptadas.

- Proporcionar advertencias inmediatas acerca de los valores alcanzados por los indicadores ambientales seleccionados, respecto de los niveles críticos preestablecidos.

- Detectar alteraciones no previstas, con la consiguiente definición de nuevas medidas correctoras.

- Comprobar la cuantía de aquellos impactos cuya predicción sólo puede realizarse cualitativamente.

- Aplicación de nuevas medidas correctoras en el caso de que las anteriormente definidas sean insuficientes.

Se podrán elaborar distintos tipos de informes según necesidad y/o situaciones especiales durante la ejecución de obra:

- Informes ordinarios, que son los realizados para reflejar el desarrollo de las labores de seguimiento ambiental.

- Informes extraordinarios, que se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier aspecto que precise una actuación inmediata, y que por su importancia merezca la emisión de un informe específico.

- Informes específicos, que son aquellos informes exigidos expresamente por un organismo público, referidos a alguna variable concreta y con una especificidad concreta. Según los casos puede coincidir con alguno de los anteriores tipos.

- Informe final del PVA. El informe final contendrá el resumen y conclusiones de todas las actuaciones de vigilancia y seguimiento desarrolladas, y de los informes emitidos, tanto en la fase de ejecución, como de funcionamiento.

Para la vigilancia ambiental en obra se contará con un técnico especialista en disciplinas medioambientales que será responsable de la realización del seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento de cada una de las medidas de protección y corrección contempladas. Este especialista trabajará en colaboración con la Dirección de Obra.

Durante la fase de ejecución del Plan, el técnico ambiental realizará un informe mensual que presentará a la Dirección de Obra con el fin de notificar incorrecciones en el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras.

Durante el funcionamiento de las infraestructuras objeto del proyecto se llevará a cabo el seguimiento del PVA, que incluye fundamentalmente las siguientes acciones:

- Control de las emisiones de contaminantes atmosféricos como consecuencia del tránsito de maquinaria de transporte y movimiento de tierras. Control de las emisiones de gases y partículas.

- Control de ruidos y confort sonoro. Control del cumplimiento de las especificaciones la legislación sectorial vigente.

- Control exhaustivo del estado de los ejemplares arbóreos. Identificación de los ejemplares objeto de corta y, ejemplares a mantener. Eficacia de medidas protectoras y, número de ejemplares objeto de poda y/o resalveo con afecciones radiculares finalmente cortados.

- Detectar impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y prever las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos.

- Informar al Promotor sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecerle un método sistemático, lo más sencillo y económico posible, para realizar la vigilancia de una forma eficaz.

- Control de la aparición de procesos erosivos.

- Control de vertidos de materiales y/o acopios fuera de la zona de las obras señaladas a tal fin.

- Inspección del correcto acopio de la tierra vegetal para su posterior uso.

- Control del éxito de las revegetaciones realizadas.

- Proponer sobre la marcha nuevas medidas preventivas y/o correctoras, si los parámetros analizados se desviasen de los esperados.

Con carácter general, los informes a generar serán: informe de adecuación a la DIA,  Informes mensuales a la Dirección de Obra, informes anuales a Medio Ambiente, informe final e informes anuales de supervisión.

828.4. Responsabilidad del seguimiento

En su artículo 52 la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, establece específicamente:

1. Corresponde al órgano sustantivo o a los órganos que, en su caso, designen las comunidades autónomas respecto de los proyectos que no sean de competencia estatal, el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental.

Por tanto, la vigilancia y control del cumplimiento son responsabilidad del órgano administrativo competente que aprueba definitivamente el Proyecto y lo ejecuta. Es el Órgano Competente Sustantivo el que debe llevar a cabo el contenido del Programa de Vigilancia Ambiental.

El control y el seguimiento abarcan la fase de ejecución de la obra y la fase de explotación. En la primera de ellas, por su importancia, se hace necesario que el órgano competente designe un Asesor Ambiental de la Obra, que actuará siempre bajo la supervisión del Director de la Obra y se encargará de la vigilancia ambiental en relación a lo siguiente:

a) La adopción y/o ejecución de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias según las especificaciones del Proyecto. Adicionalmente asesorará a la Dirección de Obra en todas las decisiones que impliquen variaciones sustanciales sobre lo especificado en el Proyecto. Esta responsabilidad abarcará, a su vez, las dos fases siguientes:

Previa al inicio de las obras propiamente dichas, en la que se establecerá el estado preoperacional mediante una campaña de referencia y se ejecutarán las prescripciones previstas en el Proyecto para esta fase (prospecciones o sondeos arqueológicos e informe arqueológico, jalonamiento, etc).

Periodo de obras: el seguimiento en esta fase requiere, por un lado, el control de una correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras en la obra, y por otro, en paralelo, una medición de los indicadores de evaluación de los impactos, para comprobar que esas medidas están siendo efectivas.

b) La redacción de los informes periódicos exigidos por la Declaración de Impacto Ambiental y la presentación al Director de la Obra para su remisión a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.

c) El correcto desarrollo y ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental durante la obra.

Por todo ello, el cumplimiento, control y seguimiento de las medidas establecidas son responsabilidad de la Dirección General de Carreteras, quien lo ejecutará con personal propio o mediante asistencia técnica. Para ello, este organismo nombrará una Dirección Ambiental de Obra que se responsabilizará de la adopción de las medidas correctoras, de la ejecución del PVA, de la emisión de los informes técnicos periódicos sobre el grado de cumplimiento de la D.l.A. y de su remisión a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.

A su vez, el Adjudicatario de las obras nombrará a su cargo a un Responsable Técnico de Medio Ambiente, que deberá proporcionar a la Dirección General de Carreteras la información y los medios necesarios para el correcto cumplimiento del PVA. Con ese fin el Contratista se obliga a mantener a disposición de la Dirección General de Carreteras un Diario Ambiental de Obra.

El Contratista deberá elaborar un Manual de Buenas Prácticas Ambientales que defina las medidas a tomar para evitar impactos derivados de la gestión de las obras (control de residuos y vertidos de aceite, control del movimiento de maquinaria de obra, medidas para minimizar la afección a la vegetación y fauna del entorno de las obras, realización de un diario ambiental de las obras, etc).

828.5. Estructura y funcionamiento del PVA

El PVA tiene una estructura cíclica, con diferentes etapas relacionadas entre sí, que parte de la identificación de aspectos e impactos ambientales y los objetivos para evitarlos o reducirlos, continúa con el control y seguimiento de las actuaciones implicadas en los mismos y la resolución de las desviaciones encontradas, y se cierra con la revisión de los resultados de su aplicación. Incorpora las siguientes fases y actividades:

Fase de planificación

- Definición de los objetivos de control, identificando los sistemas afectados, los tipos de impactos y los indicadores seleccionados. Sin embargo, según vaya avanzando la obra, se mantiene la identificación de aspectos o impactos no previstos, los cuales se irán aplicando a la planificación según vayan apareciendo.

- Establecimiento de las necesidades de datos para lograr los objetivos de control.

- Definición de las estrategias y programas de muestreo: consistirá en determinar la frecuencia y el programa de recolección de datos, las áreas a controlar y el método para la recogida de datos, formas de almacenamiento y sistemas de análisis.

- Comprobación de la disponibilidad de datos e información sobre programas similares ya existentes, examinando los logros alcanzados en función de los objetivos propuestos.

- Establecer la metodología de resolución de posibles desviaciones que puedan ser detectadas durante la los trabajos de ejecución de obra.

Fase de ejecución del PVA

- Recogida de datos, su almacenamiento y clasificación.

- Interpretación de la información recogida, se procede a la identificación de las tendencias del impacto, a la evaluación y comprobación de la eficacia de las medidas protectoras propuestas, así como a la definición de nuevos sistemas correctores que eviten o minoren las alteraciones detectadas.

- Elaboración de informes periódicos en los que se señalen los niveles de impacto que resultan del plan y la eficacia de las medidas correctoras realizadas, tanto para la solución de desviaciones encontradas en la ejecución de las medidas ambientales como para la reducción de los nuevos impactos detectados.

Fase de revisión

- Se realizará la revisión de forma periódica de la normativa ambiental aplicable a los trabajos de obra del presente plan, con el fin de incorporar las modificaciones o nuevas normas aparecidas durante las obras.

- En función de los informes periódicos realizados y las modificaciones de la normativa ambiental se procederá a la revisión, perfeccionamiento y adaptación del Programa de Vigilancia Ambiental.

828.6.  Control de las actividades en la fase de ejecución y fase de funcionamiento

- Todas las actividades que pueden producir impactos significativos sobre el entorno, así como la ejecución de las medidas ambientales, serán controladas. De la misma manera, se realizará un control de los factores del entorno para poder determinar la magnitud o intensidad de los impactos.

- A su vez, se realizará un control de la documentación generada durante el desarrollo del PVA.

- El control de las actividades de la obra durante la fase de ejecución de las obras se realizará semanalmente con una dedicación de media jornada por un Técnico Ambiental.

- El seguimiento y control del funcionamiento de las medidas preventivas y correctoras durante la fase de funcionamiento de las infraestructuras (que comprende los tres años siguientes a la puesta en funcionamiento de las mismas) se realizará mensualmente por un Técnico Ambiental.

828.7. Control operacional

El programa incluirá al menos el seguimiento de las medidas preventivas y correctoras definidas en el estudio de impacto ambiental, agrupando los controles por fases de proyecto (obra y explotación) y por factores ambientales.

El control operacional incluye el control de actividades referidas a las unidades de obra y a las instalaciones o actuaciones auxiliares de la obra, tanto por parte de la empresa adjudicataria de la misma como de las empresas subcontratadas.

El control operacional de estos elementos y de las disposiciones incluidas en requisitos legales, se realizará a través de programas de puntos de inspección (PPI), que incluirá:

- El aspecto y actividad de obra controlada.

- El objetivo de control.

- El tipo de control a realizar.

- La periodicidad del control.

- Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico.

- Parámetros sometidos a control.

- Umbrales críticos para esos parámetros.

- Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales críticos.

- El responsable.

- El criterio de aceptación y rechazo.

- La documentación o el registro asociado al control.

Para el control de los aspectos ambientales siguientes se realizarán, además del programa de puntos de inspección correspondiente, las instrucciones de trabajo:

- Gestión de residuos.

- Realización de hogueras.

- Mantenimiento y lavado de la maquinaria de obra.

- Trabajos de hormigón.

- El control operacional incluirá el control de las autorizaciones necesarias para las actividades con incidencia ambiental.

Los Programas de Puntos de Inspección que se establecerán para el presente proyecto, agrupados por los factores ambientales afectados, son los que se indica en la tabla adjunta:

| PPI-1 | Control de las emisiones de polvo |
| --- | --- |
| PPI-2 | Control de los niveles sonoros en obra |
| PPI-3 | Contaminación del suelo |
| PPI-4 | Localización de instalaciones auxiliares de obra |
| PPI-5 | Control de las áreas de movimiento de la maquinaria |
| PPI-6 | Control de derrames y vertidos accidentales |
| PPI-7 | Gestión de los residuos peligrosos generados en obra |
| PPI-8 | Gestión de los residuos inertes generados en obra |
| PPI-9 | Gestión de los residuos asimilables a urbanos generados en obra |
| PPI-10 | Control de la protección del arbolado |
| PP-11 | Control Cortaderia selloana |
| PP-12 | Control y seguimiento de las aguas río Nora y Noreña |
| PP-13 | Control plantaciones |
| PP-14 | Control de afección a fauna |
| PP-15 | Control y seguimiento de las obras de restauración ambiental de las zonas afectadas por las obras |
| PP-16 | Control del patrimonio histórico-arqueológico |
| PP-17 | Control de los niveles acústicos |

828.8. Programa de puntos de inspección para la vigilancia ambiental

A continuación se describe en fichas el contenido de los PPI, indicando:

- Objetivos de control.

- Actuaciones derivadas del control.

- Parámetros a medir.

- Lugar de realización del control.

- Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico.

- Umbrales críticos para esos parámetros.

- Medidas a tomar en caso de que se alcancen esos umbrales críticos.

- Documentación generada por cada control.

El Contratista deberá cumplir, durante la ejecución de las obras y su período de garantía, el programa de seguimiento y vigilancia ambiental, conforme con el contenido de la Declaración Medio Ambiental del Proyecto, en todo aquello que le concierna.

Deberá ajustarse en la ejecución de las distintas obras a las previsiones del Proyecto a fin de reducir la incidencia ambiental que la ejecución de las mismas pueda originar. Deberá ejecutar las obras explícitamente proyectadas con tal fin, cuidando que las mismas se ajusten a los objetivos previstos.

En general, prestará atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e instalaciones que necesite realizar para la ejecución de los trabajos, sobre la estética del medio en que se desarrollen las obras.

828.9. Medición y abono

El contratista debe contar con una asesoría cualificada o persona con titulación adecuada: Ingenerio de montes, ingeniero agrónomo, Licenciado en Ciencias biológicas o Licenciado en Ciencias Ambientales o similar, responsables en temas medioambientales.

Esta persona será la encargada de asistir a la Dirección de Obra en la relación del Plan de revegetación, así como de la vigilancia sobre el entorno natural para comprobar que no se producen alteraciones no previstas y que se cumplen las indicaciones sobre normas, cuidad y operaciones establecidas en el EIA.

El contratista estará obligado a presentar mensualmente un informe técnico a los Servicios Técnicos de la Dirección de Obra, en relación a las actuaciones y posibles incidencias con repercusión ambiental que se hayan producido, asímismo se señalará el grado de ejecución de las medidas correctoras y la efectividad de dichas medidas.

Artículo 829. Informe de auditoria de seguridad viaria

829.1.	 Definición

El informe de auditoría viaria se define como los trabajos llevados a cabo  como consecuencia de la auditoria en seguridad viaria en la fase inicial en servicio de la autovía.

Las prescripciones del presente artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 800.0002 | P.A | PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO COMO CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDITORIA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN SERVICIO |
| --- | --- | --- |

829.2.	 Condiciones generales

Se llevará a cabo el informe de auditoría viaria en la fase inicial en servicio según se establece en la Orden Circular 41/2017.

Se adoptarán las medidas establecidas en el Informe de Auditoria de seguridad viaria en la fase inicial en servicio

El contratista dispondrá de los medios y material necesario para llevar a cabo dichas medidas. Se ajustarán a lo establecido en el informe, asegurándose de que las mismas  cumplen con los objetivos previstos.

829.3.	 Medición y abono

Se medirán mediante una única partida alzada (PA) de abono íntegro de acuerdo con lo indicado en los epígrafes anteriores.

Se abonará según los siguientes precios:

| 800.0002 | P.A | PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO COMO CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDITORIA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN SERVICIO |
| --- | --- | --- |

Este precio incluye todos los trabajos, materiales y actividades necesarias para realizar correctamente las tareas necesarias para atender a las indicaciones obtenidas como consecuencia del informe de auditoria de seguridad vial en la fase inicial en servicio.

Artículo 830. Desvíos provisionales

830.1.	 Definición y aplicación

Se define desvío de tráfico como el conjunto de operaciones de señalización, balizamiento, y ejecución de barreras de seguridad necesarias para mantener el tráfico en condiciones de seguridad y confort durante la realización de las obras.

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 700.0100 | m | MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). |
| --- | --- | --- |
| 701.0010N | ud | SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y POSTERIOR RETIRADA A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO, UTILIZADO EN DESVÍOS DE TRÁFICO PARA 5 USOS. TOTALMENTE TERMINADO |
| 701.0050N | ud | SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y POSTERIOR RETIRADA A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO, UTILIZADO EN DESVÍOS DE TRÁFICO PARA 5 USOS. TOTALMENTE TERMINADA |
| 701.0160N | ud | SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y POSTERIOR RETIRADA A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO, UTILIZADO EN DESVÍOS DE TRÁFICO PARA 5 USOS. TOTALMENTE TERMINADA. |
| 703.0080N | ud | PANEL DIRECCIONAL DE TB-1 CON RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, Y POSTERIOR RETIRADA A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO, UTILIZADO EN DESVÍOS DE TRÁFICO PARA 5 USOS. TOTALMENTE TERMINADO. |
| 703.0081N | ud | PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, Y POSTERIOR RETIRADA A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO, UTILIZADO EN DESVÍOS DE TRÁFICO PARA 5 USOS. TOTALMENTE TERMINADO. |
| 703.0082N | ud | PANEL DIRECCIONAL DE TB-3 CON RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, Y POSTERIOR RETIRADA A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO, UTILIZADO EN DESVÍOS DE TRÁFICO PARA 5 USOS. TOTALMENTE TERMINADO |
| 704.0200N | Ud | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONO DE BALIZAMIENTO, INCLUSO RETIRADA A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO, UTILIZADO EN DESVÍOS DE TRÁFICO PARA 5 USOS. TOTALMENTE TERMINADO. |
| 704.0210N | ud | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUZ ÁMBAR INTERMITENTE PARA SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS, INCLUSO RETIRADA A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO, UTILIZADA EN DESVÍOS DE TRÁFICO PARA 5 USOS. TOTALMENTE TERMINADO. |
| 704.2200N | ud | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEMÁFORO TELESCÓPICO PORTÁTIL DE OBRA, INCLUSO ALIMENTACIÓN CON 2 BATERÍAS DE PLOMO Y ÁCIDO 12v-22A, INCLUSO RETIRA A ACOPIO. TOTALMENTE TERMINADO. |
| 704.0250N | ud | PINTADO, TAPADO O DESTAPADO DE SEÑALIZACIÓN EN CARTELERÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUSO MATERIALES AUXILIARES, ADHESIVO CON LA MISMA RETROREFLECTANCIA QUE LA SEÑAL EXISTENTE. TOTALMENTE TERMINADO. |

La unidad de obra incluye las operaciones siguientes:

- Suministro de pinturas, señales verticales y conos de balizamiento.

- Montaje y desmontaje de las señales verticales y conos de balizamiento, que incluye sistema de anclaje y sujeción, incluso carga, transporte y descarga en lugar de utilización, almacén o instalación de gestión de residuos si quedan fuera de uso.

- Montaje y desmontaje de barrera de seguridad tipo new jersey.

830.2.	 Materiales

Los materiales empleados en la realización de los desvíos provisionales deben cumplir en todo caso las prescripciones establecidas en la Instrucción 8.3.IC.

- Las marcas viales provisionales de obra deben cumplir lo prescrito en el artículo 700. Marcas viales del presente pliego. Serán de color amarillo.

- Las señales verticales deben cumplir lo prescrito en el artículo 701 Señales y Carteles Verticales de Circulación Retrorreflectantes, del presente pliego.

- Los elementos de balizamiento deben cumplir lo prescrito en el artículo 703. Elementos de balizamiento retrorreflectante del PG3.

- Las Barreras de seguridad deben cumplir lo prescrito en el artículo de barreras del presente pliego o lo prescrito en el PG-3

830.3.	 Ejecución de las obras

El adjudicatario deberá mantener en todo momento las actuales carreteras o caminos abiertos al tráfico en buenas condiciones de seguridad y comodidad, ateniéndose a lo previsto en el Artículo 104.9 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (en lo relativo a señalización, balizamiento y defensa.

La ejecución de cada uno de estos desvíos deberá ser previamente aprobada por el Director de las Obras, a cuya consideración someterá el Contratista un estudio en el que, al menos, se definan los puntos siguientes:

- Trazado del desvío y ubicación temporal

- Anchura y afirmado de los carriles libres

- Duración estimada del mismo.

- Señalización y balizamiento a disponer.

El contratista debe garantizar el uso de las vías que puedan verse afectadas durante las obras en condiciones de seguridad y confort. En todas estas situaciones el Director de las Obras podrá autorizar soluciones alternativas a las propuestas por el contratista para el desvío del tráfico.

Las unidades de obra que son necesarias llevar a cabo para realizar los desvíos y conexiones provisionales cumplirán las mismas condiciones de ejecución que las similares de obra nueva expuestas en los capítulos anteriores.

830.4.	 Recepción

Se comprobará que los desvíos provisionales se realizan conforme a las fases de obra establecidas y siguiendo las prescripciones de la normativa vigente.

Criterios de aceptación o rechazo

En el caso de que las señales no dispongan de marcado CE o sello de calidad acreditado se lleva a cabo la sustitución de las mismas por cuenta del contratista.

Si los desvíos no están realizados conformes con las fases de obra establecidas y siguiendo las prescripciones de la normativa vigente, se realizarán los cambios necesarios por cuenta del contratista.

830.5. 	Control de calidad

Se comprobará que las señales utilizadas disponen de marcado CE o sello de calidad acreditado por organismo competente, así como el estado de conservación y mantenimiento.

Se comprobará que la disposición de las señales en obra es conforme con las fases de obra establecidas y cumple las prescripciones de la normativa vigente.

830.6. 	Medición y abono

La medición y abono de la unidad Pintado de marcas viales, se realizará según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metro (m.) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales |
| Forma de medición | Medición de la longitud realmente pintada. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio incluye el replanteo, el coste de los materiales, la preparación de la superficie, el premarcaje y todos los trabajos auxiliares. Incluye el importe de todos los repintados que sean necesarios en el tiempo que permanezcan abiertos los desvíos correspondientes, siendo todos los repintados por cuenta del contratista. Se repintarán las marcas viales siempre que pierdan visibilidad por desgaste o siempre que así lo dictamine la dirección de obra. El borrado de las mismas una vez terminadas las obras está incluido en el precio. |

La medición y abono de la unidad de conos de balizamiento, se realizará según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Número entero |
| Forma de medición | Medición de unidades realmente ejecutadas. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Incluye la realización de los anclajes o sistemas de fijación. Incluye la carga, transporte y descarga a lugar de empleo, almacén o instalación de gestión de residuos de los elementos retirados. |

La medición y abono de la unidad de barrera de seguridad se medirá y abonará según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metro (m) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Número entero |
| Forma de medición | Medición de la longitud de barrera realmente ejecutada. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación. |
| Criterios complementarios | Incluye la realización de los anclajes o sistemas de fijación que fueran necesarios. Incluye la carga, transporte y descarga a lugar de empleo, almacén o instalación de gestión de residuos de los elementos retirados. |

Artículo 832. Colocacion de barrera de paso de mediana

832.1.	 Definición y aplicación

Se define como la colocación de los pasos de mediana definitivos una vez terminadas las actuaciones.

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 600.0003N | ud | COLOCACIÓN DE BARRERA PASO DE MEDIANA DESPUES DE LOS DESVÍOS PROPUESTOS, INCLUSO RETIRADA PREVIA, CUSTODIA Y REPOSICIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO Y A LUGAR DE COLOCACIÓN DEFINITVA, INCLUSO MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. |
| --- | --- | --- |

832.2.	 Materiales

La barrera instalada es la que está definida en el proyecto como definitiva para pasos de mediana definida en el artículo correspondiente.

No es objeto de medición y abono en este artículo.

832.3.	 Ejecución de las obras

Se empleará la maquinaria necesaria para el traslado hasta y desde el lugar de acopio a su punto de instalación definitivo.

El contratista suministrará la maquinaria y elementos necesarios para el transporte e instalación de la barrera.

En todo caso se debe se debe cumplir con las prescripciones establecidas en el artículo 704 del PG-3

832.4.	 Recepción

La barrera instalada debe ser la indicada en el proyecto y debe cumplir con las prescripciones establecidas para la misma en el artículo de pliego correspondiente y el artículo 704 del PG-3

No se aceptará en ningún caso que la barrera no sea la indicada y que no quede instalada correctamente. Todos los gastos para la subsanación serán por cuenta del contratista

832.5. 	Control de calidad

Se comprobará que la barrera queda completamente instalada según las prescripciones establecidas en el artículo 704 b del presente pliego y en el artículo 704 del presente pliego y del PG-3

832.6. 	Medición y abono

La medición y abono de la unidad de colocación de barrera se realizará según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud.) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Número entero |
| Forma de medición | Unidad de paso de mediana realmente colocado |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye todos los medios y materiales necesarios para la correcta instalación de la barrera. Toda la maquinaria y medios necesarios para el traslado e instalación de la barrera. El coste de la barrera no está incluido en el precio. La medición y abono de la barrera se realizará según el artículo 704b del presente pliego |

# Parte 9.-  Gestión de residuos y medioambiente

Artículo 950a. Clasificación y recogida selectiva

950a.1. Definición

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 950.0010 | t | CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA OBRA. |
| --- | --- | --- |

Consiste en la recogida, clasificación y depósito de los residuos en las zonas indicadas a  tal efecto, o la clasificación e inmediata retirada, según proceda, sin depósito intermedio.

Los residuos almacenados se en las zonas indicadas estarán acopiados en las zonas asignadas para cada tipo de residuos según la Lista Europea de Residuos y en particular según lo indicado en el Estudio de Gestión de RCD del proyecto.

950a.2. Ejecución de las obras

Se recogerán, clasificarán y depositarán los residuos de forma separada según el listado europeo de residuos, utilizando la maquinaria y medios necesarios (contenedores, bidones, cubetas, bolsas). Se deben conservar y proteger los acopios hasta que se produzca su traslado a gestor autorizado.

Se comprobará que no hay mezcla de residuos, y que se ha conservado hasta su traslado

950a.3. Medición y abono

La unidad de clasificación y recogida selectiva se medirá y abonará según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Toneladas (t) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Por peso o medida que figura en los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos entregados a gestor autorizado |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye todos los materiales y medios necesarios, para la recogida, clasificación y almacenamiento de los residuos en las zonas indicadas hasta su traslado. Incluye los costes de vigilancia y mantenimiento de los acopios. |

Artículo 950b. Gestión de residuos no peligrosos – Excepto pétreos

950b.1. Definición

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 950.0020 | t | CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. |
| --- | --- | --- |

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos de construcción y demolición constituidos por metal, madera, papel y cartón, y plástico, desde la zona de almacenamiento de residuos hasta planta de valorización de gestor de residuos autorizado.

Incluye el coste del canon de entrada a planta de valorización, autorizada por la Administración competente, así como el coste del tratamiento de los mismos.

950b.2. Ejecución de las obras

El transporte de los residuos se realizará siempre que sea posible inmediatamente a su generación, sin acopio intermedio, a gestor autorizado.

El contratista dispondrá de los medios necesarios para llevar a cabo la operación de almacenamiento, siempre que no sea posible el traslado en condiciones de seguridad.

El transportista debe disponer de la autorización por parte de la comunidad autónoma para el transporte de los residuos objetos de este artículo.

La entrega se realizará a gestor autorizado en las condiciones establecidas en la normativa vigente.

El gestor debe estar autorizado por la Administracion competente en medio ambiente.

Una vez realizada la entrega y después de que se haya llevado a cabo el tratamiento del residuo, el gestor emitirá la documentación requerida que testifique que se ha llevado a cabo el tratamiento del residuo adecuado, de acuerdo con la normativa vigente.

950b.3. Medición y abono

La gestión de residuos no peligrosos (excepto pétreos) se medirá y abonará según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Toneladas (t) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Por peso o medida que figura en los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos entregados a gestor autorizado |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye todos los materiales y medios necesarios, para la recogida, clasificación y almacenamiento de los residuos en las zonas indicadas hasta su traslado. Incluye los costes de vigilancia y mantenimiento de los acopios. Están incluidos el alquiler de contenedores, la carga, transporte y entrega a gestor autorizado. El transporte a vertedero está incluido en el precio hasta una distancia máxima de veinte kilómetros. Siendo objeto de medición y abono independiente para distancias superiores. El canon o coste de gestión de residuos en la planta de tratamiento está incluido en el precio. |

Artículo 950c. Gestión de residuos no peligrosos – pétreos

950c.1. Definición

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 950.0030 | t | CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. |
| --- | --- | --- |

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos de construcción y demolición de origen pétreo, excepto tierras y piedras, constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas por metal, madera, papel y cartón, y plástico, desde la zona de almacenamiento de residuos hasta planta de valorización de gestor de residuos autorizado.

Incluye el coste del canon de entrada a planta de valorización, autorizada por la Administración competente, así como el coste del tratamiento de los mismos.

950c.2. Ejecución de las obras

El transporte de los residuos se realizará siempre que sea posible inmediatamente a su generación, sin acopio intermedio, a gestor autorizado.

El contratista dispondrá de los medios necesarios para llevar a cabo la operación de almacenamiento, siempre que no sea posible el traslado en condiciones de seguridad.

El transportista debe disponer de la autorización por parte de la comunidad autónoma para el transporte de los residuos objetos de este artículo.

La entrega se realizará a gestor autorizado en las condiciones establecidas en la normativa vigente.

El gestor debe estar autorizado por la Administracion competente en medio ambiente.

Una vez realizada la entrega y después de que se haya llevado a cabo el tratamiento del residuo, el gestor emitirá la documentación requerida que testifique que se ha llevado a cabo el tratamiento del residuo adecuado, de acuerdo con la normativa vigente.

950c.3. Medición y abono

La gestión de residuos no peligrosos (de origen pétreo) se medirá y abonará según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Toneladas (t) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Por peso o medida que figura en los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos entregados a gestor autorizado |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye todos los materiales y medios necesarios, para la recogida, clasificación y almacenamiento de los residuos en las zonas indicadas hasta su traslado. Incluye los costes de vigilancia y mantenimiento de los acopios. Están incluidos el alquiler de contenedores, la carga, transporte y entrega a gestor autorizado. El transporte a vertedero está incluido en el precio hasta una distancia máxima de veinte kilómetros. Siendo objeto de medición y abono independiente para distancias superiores. El canon o coste de entrada y gestión de residuos en la planta de tratamiento está incluido en el precio. |

Artículo 950d. Canon de gestión de residuos no peligrosos – Excepto pétreos

950d.1. Definición

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 950.0020N | t | CANON DE ENTRADA A PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. |
| --- | --- | --- |

Se define la unidad como el coste del canon de entrada a planta de valorización, autorizada por la Administración competente,  de residuos de construcción y demolición no peligrosos  – RNP- de carácter no pétreo, así como biodegradables procedentes del desbroce, incluido el coste del tratamiento de los mismos.

950d.2. Ejecución de las obras

La entrega se realizará a gestor autorizado en las condiciones establecidas en la normativa vigente. El gestor debe estar autorizado por la Administracion competente en medio ambiente.

Una vez realizada la entrega y después de que se haya llevado a cabo el tratamiento del residuo, el gestor emitirá la documentación requerida que testifique que se ha llevado a cabo el tratamiento del residuo adecuado, de acuerdo con la normativa vigente.

950d.3. Medición y abono

La medición y abono de la unidad se realizará según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Toneladas (t) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Por peso o medida que figura en los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos entregados a gestor autorizado |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye el coste del canon de entrega a gestor de residuos, y los trabajos de gestión y tratamiento de esos residuos no peligrosos excepto pétreos. Incluso el coste de la generación de la documentación requerida por la normativa vigente. |

Artículo 950e. Canon de gestión de residuos no peligrosos - pétreos

950e.1. Definición

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 950.0030N | t | CANON DE ENTRADA A PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. |
| --- | --- | --- |

Se define la unidad como el coste del canon de entrada a planta de valorización, autorizada por la Administración competente,  de residuos de construcción y demolición no peligrosos  – RNP- de carácter pétreo, excepto tierras y piedras, constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, yesos y/o mezclas bituminosas, incluido el coste de tratamiento de los mismos.

950e.2. Ejecución de las obras

La entrega se realizará a gestor autorizado en las condiciones establecidas en la normativa vigente.  El gestor debe estar autorizado por la Administracion competente en medio ambiente.

Una vez realizada la entrega y después de que se haya llevado a cabo el tratamiento del residuo, el gestor emitirá la documentación requerida que testifique que se ha llevado a cabo el tratamiento del residuo adecuado, de acuerdo con la normativa vigente.

950e.3. Medición y abono

La medición y abono de la unidad se realizará según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Toneladas (t) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Por peso o medida que figura en los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos entregados a gestor autorizado |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye el coste del canon de entrega a gestor de residuos, y los trabajos de gestión y tratamiento de esos residuos no peligrosos de carácter pétreo, excepto tierras y piedras. Incluso el coste de la generación de la documentación requerida por la normativa vigente. |

Artículo 950f. Canon de gestión de residuos peligrosos

950f.1. Definición

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 950.0050N | t | CANON DE ENTRADA A PLANTA DE VALORIZACION AUTORIZADA POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, DE RESIDUOS PELIGROSOS -RP- SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. |
| --- | --- | --- |

Se define la unidad como el coste del canon de entrada a planta de tratamiento de residuos peligrosos, autorizada por la Administración competente,  de residuos de construcción y demolición considerados peligrosos, incluso el coste del tratamiento de los mismos.

950f.2. Ejecución de las obras

La entrega se realizará a gestor autorizado en las condiciones establecidas en la normativa vigente.

El gestor debe estar autorizado por la Administracion competente en medio ambiente, para el tratamiento de residuos peligrosos.

Una vez realizada la entrega y después de que se haya llevado a cabo el tratamiento del residuo, el gestor emitirá la documentación requerida que testifique que se ha llevado a cabo el tratamiento del residuo adecuado, de acuerdo con la normativa vigente.

950f.3. Medición y abono

La medición y abono de la unidad se realizará según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Toneladas (t) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Por peso o medida que figura en los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos entregados a gestor autorizado |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye el coste del canon de entrega a gestor de residuos, y los trabajos de gestión y tratamiento de esos residuos peligrosos. Incluso el coste de la generación de la documentación requerida por la normativa vigente. |

Artículo 951a. Gestion de residuos vegetales

951a.1. Definición

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las unidades de obra siguiente:

| 950.0051N | t | CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS VEGETALES A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. |
| --- | --- | --- |

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos de  origen vegetal, con carácter residuos peligrosos, desde la zona de producción del residuo hasta planta de valorización de gestor de residuos autorizado.

Incluye el coste del canon de entrada a planta de valorización, autorizada por la Administración competente, así como el coste del tratamiento de los mismos.

951a.2. Ejecución de las obras

El transporte de los residuos se realizará siempre que sea posible inmediatamente a su generación, sin acopio intermedio, a gestor autorizado.

El contratista dispondrá de los medios necesarios para llevar a cabo la operación de almacenamiento, siempre que no sea posible el traslado en condiciones de seguridad.

El transportista debe disponer de la autorización por parte de la comunidad autónoma para el transporte de los residuos objetos de este artículo.

La entrega se realizará a gestor autorizado en las condiciones establecidas en la normativa vigente.

El gestor debe estar autorizado por la Administracion competente en medio ambiente.

Una vez realizada la entrega y después de que se haya llevado a cabo el tratamiento del residuo, el gestor emitirá la documentación requerida que testifique que se ha llevado a cabo el tratamiento del residuo adecuado, de acuerdo con la normativa vigente.

951a.3. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de gestión de residuos de origen vegetal se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de medida | Toneladas (t) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Por peso o medida que figura en los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos entregados a gestor autorizado |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye todos los materiales y medios necesarios, para la recogida, clasificación y almacenamiento de los residuos en las zonas indicadas hasta su traslado. Incluye los costes de vigilancia y mantenimiento de los acopios. Están incluidos el alquiler de contenedores, la carga, transporte y entrega a gestor autorizado. El transporte a vertedero está incluido en el precio hasta una distancia máxima de veinte kilómetros. Siendo objeto de medición y abono independiente para distancias superiores. El canon o coste de entrada y gestión de residuos en la planta de tratamiento está incluido en el precio. |

Artículo 951b. Canon de vertido de excedentes de excavación

951b.1. Definición

Se define la unidad como el coste del canon de vertido de excedentes procedentes de la excavación realizada según la unidad 320.0030. definida en el artículo 320. del presente pliego.

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 330.0030N | m3 | CANON DE VERTIDO DE EXCEDENTES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN. |
| --- | --- | --- |

951b.2. Ejecución de las obras

La entrega se realizará a gestor autorizado en las condiciones establecidas en la normativa vigente.  El gestor debe estar autorizado por la Administracion competente en medio ambiente.

Una vez realizada la entrega y después de que se haya llevado a cabo el tratamiento del residuo, el gestor emitirá la documentación requerida que testifique que se ha llevado a cabo el tratamiento del residuo adecuado, de acuerdo con la normativa vigente.

951b.3. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de canon de vertido de excedentes de la excavación se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro cúbico (m3) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metro cúbico que figura en los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos entregado a gestor autorizado |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye el coste del canon de entrega a gestor de residuos, y los trabajos de gestión y tratamiento de esos residuos. Incluso el coste de la generación de la documentación requerida por la normativa vigente. |

Artículo 951c. Canon de entrega a planta

951c.1. Definición y aplicación

Se define la unidad como el coste del canon de entrega a planta de los materiales procedentes de la ejecución de la unidad 301.0040N. definida en el artículo 301. del presente pliego.

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 330.0040N | t | CANÓN DE ENTREGA A PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), DE LOS PRODUCTOS PÉTREOS DE LA DEMOLICIÓN CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS |
| --- | --- | --- |

951c.2. Ejecución de las obras

La entrega se realizará a gestor autorizado en las condiciones establecidas en la normativa vigente.  El gestor debe estar autorizado por la Administracion competente en medio ambiente.

Una vez realizada la entrega y después de que se haya llevado a cabo el tratamiento del residuo, el gestor emitirá la documentación requerida que testifique que se ha llevado a cabo el tratamiento del residuo adecuado, de acuerdo con la normativa vigente.

951c.3. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de canon de entrega a planta se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de medida | Tonelada (t) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Metro cúbico que figura en los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos entregado a gestor autorizado |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye el coste del canon de entrega a gestor de residuos, y los trabajos de gestión y tratamiento de esos residuos. Incluso el coste de la generación de la documentación requerida por la normativa vigente. |

Artículo 952. Jalonamiento

952.1. Definición y aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes

| 801.0010 | m | JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN DE INTERÉS, REALIZADO CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS UNOS 10 m ENTRE SÍ, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMANTELAMIENTO FINAL. |
| --- | --- | --- |
| 801.0030 | m | JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m. |

Con el fin de que las obras, así como el tráfico de maquinaria y las instalaciones auxiliares se ciñan al interior de la superficie de ocupación de las obras, se realizará un jalonamiento temporal de protección de su perímetro (previo al inicio del movimiento de tierras)

En principio el límite de ocupación será la zona de Dominio Público, con la excepción del entorno de cauces, principalmente los ríos Nora y Noreña, en la que será más restringida.

El jalonamiento se efectuará mediante colocación de jalones cada 8 m y de malla de cerramiento de plástico entre ellos. El jalonamiento provisional será claramente visible, consistente y de difícil desplazamiento. Será retirado una vez situado el cerramiento definitivo de la zona, y en todo caso, al final de la obra no deberán quedar rastros de la cinta o los jalones.

Se utilizarán como accesos y rutas de movimiento de las obras la propia autovía, y la red viaria y de caminos existentes, con las precauciones que sean necesarias para no interferir con el tráfico.

Los caminos preexistentes afectados por la circulación de vehículos de las obras durante la fase de construcción, así como aquellos que deberán proyectarse para accesos a los tajos de la obra, deberán ser restaurados a sus condiciones originales.

Se prohibirá expresamente la circulación de maquinaria fuera de las zonas de trabajo. Éste vallado se revisará de forma continuada hasta el final de las obras y, si hubiera alguna incidencia, sería comunicado mediante el informe mensual.

952.2. Recepción de las obras

La unidad se dará por totalmente ejecutada, cuando el Director de Obra compruebe la retirada de todas las protecciones una vez acabada la obra.

952.3. Control de calidad

Se comprobará que el vallado se mantiene en buen estado desde el momento de su colocación hasta su retirada, revisándolo de forma continuada hasta el final de las obras, y si hubiera alguna incidencia, sería comunicada mediante el informe mensual.

952.4. Medición y abono

La medición y abono de las unidades de jalonamiento se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro (m) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Superficie sobre la que se ejecuta la unidad. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye todos los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

Artículo 953. Protección de taludes

953.1. Definición y aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 801.1007N | m² | CUBRICIÓN DE SUELO CON MANTA DE 100% COCO Y REDES DE FIBRAS NATURALES DE ESPARTO, UNIDAS ENTRE SÍ, ANCLADAS AL SUELO CON GRAPAS DISPUESTAS A TRESBOLILLO Y SOLAPES DE 10 CM. |
| --- | --- | --- |

Los taludes de desmonte, por su mayor inclinación, tienen una probabilidad mayor de erosión debido a la escorrentía, por lo que se propone que, de forma previa a la hidrosiembra, sean cubiertos con malla antierosión.

Las mallas a emplear serán ser capaces de retener las semillas, por lo que se propone que sean con textura tridimensional.

Así, la protección de taludes se realizará con manta de 100% coco y redes de fibras naturales de esparto, unidas entre sí, ancladas al suelo con grapas dispuestas a tresbolillo.

953.2. Descripción de materiales

La manta de fibra de coco se extenderá de arriba abajo, cubriendo toda la superficie del talud, y con un solape entre capas del 5%, y será anclada al terreno mediante una zanja de 1 x 1 metros en la parte superior y grapas de fijación en el talud.

953.3. Recepción de las obras

La unidad se dará por totalmente ejecutada, cuando el Director de Obra compruebe que las características de la manta de fibra de coco, son las exigidas en el presente Pliego, que toda la superficie del talud se encuentra cubierto por la misma, y que los solapes de las capas y la sujeción de la manta al terreno son correctas y acordes a lo establecido en este Documento.

953.4. Control de calidad

Para el control de estos trabajos, el Contratista deberá entregar al Director de Obra un albarán en el que se definan las características de la manta de fibra de coco que va a utilizar.

El Director de Obra acudirá la zona en la que se realice esta unidad, una vez terminada la ejecución, y comprobará que se ha realizado de acuerdo a lo descrito en este Pliego.

953.5. Medición y abono

La medición y abono de la unidad se hace según las prescripciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Superficie sobre la que se ejecuta la unidad. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye todos los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

Artículo 954. Bancadas secas

954.1. Aplicación

Las prescripciones del presente artículos son de aplicación a la  unidad de obra siguiente:

| 801.1006N | m² | BANQUETAS LATERALES DE 0,5 M DE ANCHURA Y LARGO EN FUNCIÓN DEL PASO. EJECUTADAS CON MADERA DE PINO SORIA DE 1ª CALIDAD (MAYOR DURABILIDAD FRENTE A ORGANISMOS XILÓFAGOS), TRATADA EN AUTOCLAVE, CON UNA LONGITUD DE 5-8 M, MEDIDO EL VOLUMEN COLOCADO EN OBRA. MATERIAL DE ANCLAJE FORMADO POR PLACAS ELEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTES A LA CORROSIÓN. LA PENDIENTE DE LAS RAMPAS DE ACCESO A LAS BANQUETAS LATERALES, A UBICAR EN AMBOS MÁRGENES, CONTARÁN CON UNA PENDIENTE DE 30º, PUDIÉNDOSE AMPLIAR A 45º EN CASO DE SER NECESARIO. TOTALMENTE EJECUTADO. |
| --- | --- | --- |

954.2. Materiales

Compuesto por maderas de primera calidad tratadas con autoclave (mayor durabilidad frente a organismos xilófagos), con una longitud de 5-8 m, ancladas a las paredes de la obra de paso mediante escuadras que no entorpezcan el paso de fauna.  Anclajes y puntas de acero inoxidable.

La anchura de las banquetas laterales será de 0,5 m.  Se dejará 1 metro practicable desde la altura superior en el margen. La pendiente de las rampas de acceso a las banquetas laterales, a ubicar en ambos márgenes, contarán con una pendiente de 30º, pudiéndose ampliar a 45º en caso de ser necesario.

Será necesario la creación de una meseta final para la conexión de la rampa con las banquetas, permitiendo así el acople a un ángulo igual que la embocadura.

Si es necesario la limpieza de la vegetación adyacente se seguirá lo descrito en el apartado de limpieza y desbroce de este pliego.

954.3. Recepción de las obras

La unidad se dará por totalmente ejecutada, cuando el Director de Obra compruebe que las características de las bancadas secas, son las exigidas en el presente Pliego, que las dimensiones mínimas de paso son correctas y acordes a lo establecido en este Documento.

954.4. Control de calidad

Para el control de estos trabajos, el Contratista deberá entregar al Director de Obra un albarán en el que se definan las características de la madera de así como certificación de su origen que va a utilizar.

El Director de Obra acudirá la zona en la que se realice esta unidad, una vez terminada la ejecución, y comprobará que se ha realizado de acuerdo a lo descrito en este Pliego.

954.5. Medición y abono

En este capítulo, la colocación de bancadas secas se abonará por m2 de superficie ejecutada totalmente instalada.

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Superficie sobre la que se ejecuta la unidad. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye todos los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

Artículo 955. Hidrosiembra

955.1. Aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a la a unidad de obra siguiente:

| 801.0070 | m² | HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO. |
| --- | --- | --- |

Todas las obras comprendidas en este apartado se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en el presente pliego y en la memoria y con las indicaciones de la Dirección de Obra de las Obras, quien resolverá las cuestiones que puedan plantearse en la interpretación de aquellas, y en las condiciones y detalles de la ejecución.

955.2. Materiales

- 955.2.1. Semillas

Se define como semilla aquella parte del fruto que contiene el embrión y que es capaz de germinar y desarrollarse, dando lugar a una planta de similares características que aquella que lo originó.

La provisión de semillas habrá de hacerse mediante su adquisición en centros oficiales o instituciones análogas o, en todo caso, en empresas de reconocida solvencia. Un examen previo deberá mostrar que se hallan exentas de impurezas, granos rotos, defectuosos o enfermos, así como de granos de especies distintas a la elegida. En general, habrán de cumplir las especificaciones del “Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas y Plantas Forrajeras”.

Si existiera duda razonable acerca de tales propiedades, o bien se deseara comprobar su poder germinativo, habrá de acudirse a los organismos oficiales competentes.

El Director de Obra podrá ordenar la realización de los correspondientes ensayos para cada partida de semillas de distinta procedencia.

Deberán reunir las siguientes condiciones:

- El peso de la semilla pura viva (Ps), contenida en cada lote, no será inferior al ochenta por ciento (80%) del peso del material envasado.

- La pureza (Pp) deberá ser superior al noventa por ciento (90%).

- La capacidad germinativa (Cg) será superior al noventa y cinco por ciento (95%) para las plantas herbáceas. En las leñosas se considerará aceptable el porcentaje admitido en la práctica forestal (80%).

- En general, se debe cumplir que Ps > Pp x Cg.

Las semillas no estarán contaminadas por hongos, ni presentarán signos de haber sufrido  alguna enfermedad micológica. No presentarán parasitismo de insectos.

Las semillas deberán suministrarse en envases individuales precintados, fácilmente identificables, en los que se lea de forma clara:

- Identificación del productor (número y nombre).

- Composición en porcentaje de especies y variedades.

- Número del lote.

- Fecha de precintado.

Las semillas serán al menos material de reproducción identificado (etiqueta amarilla). Se  acompañará junto con cada partida el certificado de procedencia correspondiente.

Composición específica de las mezclas de semillas y dosis de siembra:

%    Gramíneas

- 20%  Dactylis glomerata

- 20%  Festuca rubra

- 35%  Lolium perenne

- 10% Festuca arundinacea

Leguminosas

- 7 % Trifolium repens

- 8 % Medicago lupulina

ESPECIES ARBUSTIVAS (5%)

- 20%  Cytisus scoparius

- 20 % Ulex europaeus

- 20 % Rubus ulmifolius

- 40 % Crataegus monogyna

- 955.2.2. Mulch

Se define como "mulch" toda cubierta superficial del suelo, orgánica o inorgánica, que,  utilizada con los demás componentes de las hidrosiembras, reduce las pérdidas de agua en el suelo por evaporación, al descomponerse incorpora elementos nutritivos utilizables por las plantas, disminuye la erosión hídrica y protege y cubre las semillas para favorecer su germinación.

En este proyecto se empleará mulch de fibra corta procedente de una mezcla de pasta mecánica, serrín, fibra de madera y/o heno picado (10-30 mm) y deshidratado de alfalfa u otra herbácea de características similares. La cantidad a emplear no será inferior a 100 g/m2.

Los productos a utilizar, ya sean manufacturados o comerciales, deberán estar libre de terpenos, resinas o productos fitotóxicos y cumplir las siguientes características, referidas al producto seco

El tipo de mulch seleccionado y su dosis de aplicación es el siguiente:

- Celulosa biodegradable: 35 g/m2

- Heno picado: 50 g/m2

- Paja picada de cereal: 50 g/m2

- Total mulch: 35 g/m2

- 955.2.2. Estabilizador

Se entiende por estabilizador o acondicionador de suelo cualquier material, orgánico o  inorgánico, aplicado en solución acuosa, que penetrando a través de la superficie del terreno, reduce la erosión por aglomeración física de las partículas, y liga las semillas y el mulch, pero sin llegar a crear una película impermeable.

Su utilización favorece la ventilación y la humedad del terreno, promueve el crecimiento de las plantas, y estabiliza el suelo haciéndolo más compacto y poroso.

Los estabilizadores empleados deberán cumplir las siguientes condiciones genéricas:

- Ser solubles en agua.

- Ser productos que al incorporarse al terreno formen una capa superficial resistente a la erosión y de un espesor similar al que, verosímilmente, pueda ser afectado por aquélla.

- Ser utilizables por pulverización.

- No combustibles, no tóxicos ni biodegradables.

- Ser compatibles con otros productos que puedan reforzar o ampliar su campo de aplicación, para que satisfagan las exigencias más amplias posibles.

- Que permitan el uso de fertilizantes minerales, reduciendo así el peligro de reacciones alcalinas y favoreciendo la formación de humus.

- Resistentes a las heladas.

- Estabilidad de almacenamiento por un mínimo de seis meses.

- No producir inhibición a la germinación de las semillas a dosis usuales.

Estar debidamente avalados en sus propiedades por ensayos estandarizados.

Sus características técnicas específicas serán las siguientes:

| Apariencia | Líquido, transparente, inodoro y viscoso |
| --- | --- |
| Viscosidad | ± 5.000 cps |
| pH | 6,0 ± 1 |
| Solubilidad | Soluble a cualquier clase de agua |
| Toxicidad | Ninguna |
| Carga eléctrica | Anión |
| Cantidades a usar | 20- 40 g/m2 |

Se utilizará incorporado a la mezcla de hidrosiembra.

Deberá utilizarse productos comercializados y se exigirá la documentación acreditativa pertinente por cada lote suministrado.

Estas comprobaciones podrán repetirse a juicio del Director de la Obra, durante el almacenamiento del producto, siempre que exista una duda de que, bien por el tiempo de almacenaje bien por las condiciones del mismo, se hayan podido producir variaciones en  las características.

- 955.2.4. Agua

El agua utilizada en los riegos cumplirá las siguientes especificaciones.

- pH comprendido entre 6 y 8 unidades

- Conductividad eléctrica a 25 ºC, inferior a 2000 μS/cm

- Contenido en sales inferior a 1g/l

- Contenido en sulfatos inferior a 0,9 g/l

- Contenido en cloruros inferior a 0,29 g/l

- Contenido en boro no superior a 2 mg/l

- Limite en la concentración de E. Coli 10 UFC/cm3

955.3. Recepción de las obras

El contratista se compromete a resembrar aquellas zonas donde el porcentaje de la superficie de zonas desnudas en relación a la superficie total de siembra sea superior al 3% y, en todo caso, cualquier superficie unitaria sin vegetación superior a 3 m². El muestreo se realizará sobre parcelas de un metro de ancho y de toda la altura del talud.

955.4. Control de calidad

El Director de Obra comprobará que la ejecución de esta unidad se ha realizado de acuerdo a las características y prescripciones establecidas en los apartados anteriores, así como a las indicaciones dadas por la Dirección de Obra respecto al momento adecuado para la realización de las diferentes tareas.

955.5. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de hidrosiembra y riego se superficie se realizará según los criterios siguientes:

| Unidad de medida | Metro cuadrado (m2) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Superficie sobre la que se ejecuta la unidad. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye todos los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

Artículo 956. Trabajos arqueológicos

956.1. Definición y aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 801.3001N | ud | ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A PRESENTAR ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. |
| --- | --- | --- |
| 801.3002N | ud | TRABAJO DE CAMPO |
| 801.3003N | ud | INFORME PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA APÉNDICE 4 |
| 801.3004N | mes | CONTROL ARQUEOLÓGICO DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA |

Estas unidades incluyen la elaboración del proyecto de actuación arqueológica y la solicitud de permisos necesarios para llevar a cabo las obras ante la Dirección General del Patrimonio cultural del Principado de Asturias, y la presencia del arqueólogo durante la fase del movimiento de tierras, o cuando sea necesaria su presencia durante la ejecución de las obras.

La labor del mismo es la de identificar posibles restos durante las excavaciones no previstos en los informes previos.

El arqueólogo encargado de los trabajos debe presentar un informe de los trabajos previstos y la duración de los mismos, así como presentar un informe final ante la Dirección General del Patrimonio Cultural del Principado, u organismo competente que así lo requiera.

Se debe obtener un informe favorable a las actuaciones propuestas para llevar a cabo su labor.

956.2. Ejecución de las obras

El trabajo consiste en supervisar  la fase del movimiento de tierras, así como documentar e informar de los restos arqueológicos afectados por la actuación.

El seguimiento se realizará de forma continua en aquellas zonas indicadas en el informe arqueológico en las que se prevea la aparición de restos o la existencia de yacimientos.

Las labores del arqueólogo y la retirada de restos se harán lo más rápido posible para no perjudicar los plazos y desarrollo de la obra.

En el caso de aparecer nuevos restos, no previstos, se informará a las autoridades competentes de la forma de proceder propuesta sobre los mismos.

956.3. Medición y abono

La medición y abono de la unidad se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Número entero |
| Forma de medición | Unidad de trabajos realizados |
| Abono |  |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye todos los materiales y medios necesarios para la correcta elaboración del proyecto, trabajo de campo, y los informes de prospección descritos. |

La medición y abono de las unidades correspondientes al control arqueológico se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de medida | Mes(mes) |
| --- | --- |
| Grado de precisión |  |
| Forma de medición | Meses de dedicación al control arqueológico de las obras. |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye todos los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

Artículo 957. Medidas correctoras de condiciones de la fauna

957.1. Definición y aplicación

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 801.0080 | ud | ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE INSTALADA. HOJA BASCULANTE DE 50X50CM DE UNA ÚNICA DIRECCIÓN DE APERTURA. |
| --- | --- | --- |
| 801.1002N | m | MALLA OCULTACIÓN, GUIADO DE ANFIBIOS |
| 801.1005N | ud | RAMPA DE ESCAPE DEL VALLADO DESDE EL INTERIOR DE LA OBRA DE 1,5 M. DE ALTURA REALIZADA CON PIEDRA Y RECUBIERTA CON MALLA METÁLICA DE TRIPLE TORSIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 3,4 MM., SIENDO LAS MEDIDAS DE LA RAMPA DE 4 M. DE BASE, 1,5 M. DE ALTURA Y 1 M. DE ESPESOR, INCLUYENDO RELLENO DE PIEDRA, ATADO Y ATIRANTADO CON ALAMBRE GALVANIZADO. LA SUPERFICIE DE LA RAMPA SERÁ CUBIERTA CON TIERRA CON UN ESPESOR DE 10-15 CM., SOBRE UNA LÁMINA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO. |

Se refiere a las medidas correctoras aplicadas en relación a los pasos de fauna, rampas de escape y rampa de escape.

957.2. Materiales

La hoja basculante será de dimensiones 50x50cm, estará compuesta por perfiles angulares de acero laminado resistente a la corrosión, tipo L40 y T80 con un espesor de las alas de seis milímetros (6 mm). Marco de aluminio que constituyen la puerta que dispone de malla metálica de acero recocido, de simple torsión de cuadrícula 40x40 milímetros. El hormigón de la cimentación será tipo HM-20 y cumplirá las especificaciones del artículo 610 hormigones del presente pliego y de la Instrucción EHE.

La malla de ocultación y guiado de anfibios está formada por tela metálica galvanizada, de cinco por cinco milímetros (5x5 mm) en la base del cerramiento.

La rampa de escape estará formada por piedra recubierta con malla metálica de simple torsión de acero galvanizado de 3,4 mm. La superficie de la rampa estará cubierta con tierra con un espesor de 10-15 cm sobre lámina de geotextil no tejido.

957.3. Ejecución de los trabajos

El contratista propondrá según el anejo de medidas correctoras medioambientales los sistemas propuestos al Director de Obra para su aprobación.

Para la ejecución de la hoja basculante se tendrá en cuenta:

- Se realizará la cimentación mediante la apertura de dos hoyos de diámetro y profundidad no inferior a treinta y cinco (35) centímetros.

- Una vez ejecutada el hormigonado con hormigón HM-20 y a continuación se dispondrá de los perfiles L40 y el perfil transversal al que se soldarán dos pernios por cada marco a colocar.

- El marco de aluminio con tela metálica, que actúa de puerta basculante, tendrá soldada una pletina como refuerzo, en la que se fijarán los pernios.

- Los perfiles de cada puerta basculante se fijará a la malla del cerramiento, mediante grupillas o sistemas similares que garanticen la resistencia de la estructura una vez tensada la malla de cerramiento.

La malla de ocultación, guiado de anfibios tendrá noventa centímetros (90 cm) de altura, situándose cincuenta centímetros (50 cm) sobre el terreno y otros cuarenta centímetros (40 cm) enterrados.

No se ejecutarán sin la autorización expresa del Director de las Obras.

Los elementos instalados dispondrán de las características y dimensiones indicadas en la definición de la unidad y el anejo correspondiente.

957.4. Medición y abono

La medición y abono de la estructura y rampa de escape de la fauna se realizarán según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Unidad (ud) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Número entero. |
| Forma de medición | Número de estructuras o rampas de escape realmente ejecutadas |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye todos los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad aprobados por el Director de Obra. |

La medición y abono de la malla de ocultación se realizará según las especificaciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro (m) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Longitud de malla de ocultación realmente ejecutada |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye todos los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad. |

Artículo 959. Malla metálica

959.1. Definición y aplicación

Consiste en la construcción de los cerramientos de las fincas afectadas por la traza, debido al desplazamiento de ésta que obliga al retranqueo de aquéllas a un nuevo emplazamiento.

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a las unidades de obra siguientes:

| 801.1004N | m | CERCADO DE 200 CM DE ALTURA REALIZADO CON MALLA METÁLICA DE TRIPLE TORSIÓN GALVANIZADA Y POSTES DE TUBO DE DIÁMETRO 48 MM DE ACERO GALVANIZADO DISPUESTOS CADA 2 M, INCLUSO REPLANTEO, RECIBIDO DE LOS POSTES CON HORMIGÓN HM-20/P/20/I Y PARTE PROPORCIONAL DE LOS SOPORTES RIGIDIZADORES CON MORTERO DE CEMENTO, NIVELACIÓN Y APLOMADO DE LOS MISMOS, COLOCACIÓN Y TENSADO DE LA MALLA, MERMAS Y DESPUNTES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. |
| --- | --- | --- |
| 801.0020 | m | PROTECCIÓN ZONAS SENSIBLES. MÁRGENES DE LOS RÍOS NORA Y NOREÑA DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 m DE ALTURA SUJETA CON REDONDOS DE ACERO CADA 2 m, TOTALMENTE COLOCADA i/ RETIRADA DE LA MISMA AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD. |

La ejecución de la unidad incluye la realización de las operaciones siguientes:

- Replanteo de la valla

- Construcción de la cimentación

- Colocación y aplomado de los postes de postes de sustentación.

- Colocación y tensado de la malla.

959.2. Materiales

Malla metálica de triple torsión

El cerramiento estará formado por malla metálica consistente, de triple torsión, con 2,00 m de altura mínima y postes tubulares de acero colocados cada 2,0 m. Se enterrará la malla 40 cm en el terreno para impedir la excavación y el paso de animales bajo el mismo y a la vez, se reforzará frente al empuje de grandes animales con varios alambres de mayor grosor.

Los postes serán tubulares de 48 mm de diámetro de acero galvanizados, dispuestos cada 3 metros. Los soportes de estos postes están formados por macizos de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de dimensiones de 30 x 30 cm, con una profundidad de 40 cm.

Malla de protección de zonas sensibles

Se dispondrá de una malla de 1,5 m de altura sujeta con redondos de acero cada dos (2) metros para la protección de zonas sensibles en las proximidades del río Nora y Noreña.

Las dimensiones y espesores de los elementos de acero empleados serán propuestos por el contratista para la aprobación del Director de Obra.

Los elementos de acero empleados cumplirán con las especificaciones establecidas en el artículo 600. Acero del presente pliego.

El hormigón empleado en la cimentación cumplirá con las especificaciones establecidas en el artículo 610. Hormigones del presente pliego o en la instrucción EHE

959.3. Ejecución de las obras

El cerramiento se colocará de forma que se asegure una perfecta verticalidad y una alineación de tramos perfectamente rectos en planta, para lo que el Contratista deberá emplear los medios necesarios. El replanteo se efectuará en toda la longitud de acuerdo con los datos del proyecto, y en los casos de duda, se seguirán las especificaciones que dicte la Dirección de Obra.

Los puntos de replanteo se marcarán clavando estacas sólidas, tomando el Contratista la responsabilidad de la conservación de dichos puntos.

Antes de instalar los postes se deberá limpiar el terreno de arbustos, piedras, etc., que impidan la colocación de la malla, cuyo borde inferior deberá quedar en contacto con el terreno (separación máxima puntual de cinco centímetros (5 cm)) o ligeramente enterrada para impedir que pueda ser levantado por los animales.

La colocación de los postes y la malla metálica, se ha de hacer sin producir deformaciones ni deterioros en los mismos

El cerramiento se colocará de acuerdo con lo indicado en los Planos del proyecto, o en su defecto según las instrucciones dadas al respecto por la Dirección de Obra.

Tolerancias de ejecución:

- Distancia entre los postes		20 mm

- Replanteo			 	10 mm

- Nivelado y aplomado		5 mm

959.5. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de cerramiento se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro (m) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Longitud de cerramiento con las dimensiones indicadas realmente ejecutado |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye todos los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Incluye la ejecución de la cimentación, suministro y colocación de los postes, nivelación, aplomado, tensado de la malla. |

Artículo 960. Acopio y mantenimiento de tierra vegetal

960.1. Definición y aplicación

Se define la unidad como el acopio de tierra vegetal incluyendo el mantenimiento, la carga y transporte y el extendido.

Las prescripciones de este artículo son de aplicación a la unidad de obra siguiente:

| 801.0060 | m3 | ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES. |
| --- | --- | --- |

La ejecución de la unidad incluye las operaciones siguientes:

- Acopio de la tierra vegetal

- Extendido de la tierra vegetal

- Rastrillado

960.2. Materiales

Se considera tierra vegetal aquel material procedente de la excavación cuya composición permita el establecimiento de una cobertura herbácea permanente y susceptible de recolonización natural:

La Dirección ambiental de la obra determinará las actuaciones a realizar sobre el material extraído una vez que se comprueben las características siguientes:

- Ph < 5,5 O > 9,0

- Nivel de carbonatados > 30%

- Sales solubles > 0,6 %

- Textura: arcillas muy fina (> 60%)

- Elementos gruesos (> 2mm): > 30% en volumen

960.3. Ejecución de las obras

La ejecución de la obra implica las operaciones siguientes:

- Acopio: se realizará formando caballones o artesas, la altura no excederá de dos metros con taludes 1H:1V

- Conservación y mantenimiento: se harán ligeros ahondamientos en la cara superior de la artesa o caballón para evitar el lavado del suelo por la lluvia o deformación de los laterales por erosión.

- En periodos largos de acopio, superiores a tres meses, el caballón se mantendré cubierto con plantas vivas, leguminosas preferentemente.

- Se debe regar al menos una vez mensualmente a modo de lluvia con una dotación mínima de 20 l /m2

- Una vez extendida la tierra vegetal en el lugar definitivo, se efectuará un rastrillado para igualar la superficie y borrar las huellas de la maquinaria utilizada

- Una vez retirada la tierra vegetal de los acopios estos deberán quedar perfectamente limpios y en una situación similar a la que tenían antes de realizar el acopio

960.5. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de acopio de tierra vegetal se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro cúbico(m3) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Volumen de tierra vegetal acopiada |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye: todos los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Incluye la carga y transporte hasta el lugar de acopio o utilización Los medios y materiales necesarios para el mantenimiento y custodia del acopio durante la duración del acopio. |

Artículo 961. Tratamiento con herbicida

961.1. Definición y aplicación

Se define como el conjunto de operaciones para el tratamiento con herbicida contra monocotiledóneas en zonas localizadas de la actuación

| 810.1003N | m² | TRATAMIENTO HERBICIDA CONTRA MONOCOTILEDÓNEAS, NO RESIDUAL, APLICADO CON INTEGRACIÓN VISUAL DEL TRATAMIENTO CON APLICACIÓN DE PIGMENTOS COLORANTES, APLICADO DISUELTO EN AGUA CON PULVERIZADOR AUTÓNOMO A MOTOR. |
| --- | --- | --- |

La ejecución de la unidad incluye la realización de las operaciones siguientes:

- Identificación de la zona e individuos a tratar.

- Aplicación del producto con colorante.

- Observación de la evolución y efectividad del tratamiento.

- Nueva aplicación del producto si fuera necesario.

961.2. Materiales

Para seleccionar el tipo de herbicida idóneo a utilizar, es conveniente tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- Efectividad sobre la especie objetivo.

- Mecanismos de disipación (persistencia, degradación, movilidad por el aire o por el agua, hacia otros organismos.

- Comportamiento en el entorno (vegetación, medio acuático, suelo).

- Toxicidad sobre los organismos acuáticos, aves, mamíferos u otros organismos no diana.

Se debe comprobar y obtener los permisos establecidos en la normativa vigente para la aplicación del herbicida y en ningún caso se aplicarán sin la aprobación del Director de Obra. Se propone la utilización de los siguientes productos:

- Herbicida no selectivo: glifosato entre el dos por ciento (2%) y al cuatro por ciento (4%). Se aplicará sin desbroce previo. La aplicación propuesta tendrá una dotación de 150 mililitros (150 ml) de glifosato en cinco litros (5l) de agua

- Herbicida selectivo para monocotiledóneas: quizalofop.

Con los productos empleados con formato comercial se debe tener en cuenta los coadyugantes, dado que algunos pueden aumentar la toxicidad. Es el caso de la tallowamina polietoxilada, por ejemplo. Según el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1313 de la comisión de 1 de agosto de 2016, los productos comercializados que contengan este coadyuvante no se pueden emplear.

Tanto el glifosato como el quizalofop y el fluazifop -p butilo requieren clasificación para el medio ambiente según el Reglamento (CE) 1272/2008. En concreto, los datos de toxicidad determinan que estas dos últimas sustancias se clasifiquen con la categoría más desfavorable (para peligro agudo y peligro crónico).

961.3. Ejecución de las obras

Se aplicará el producto según las indicaciones del fabricante con las dotaciones previstas en cada caso.

Al herbicida se le aplicará un colorante para mejor identificación de la zona aplicada, según las condiciones establecidas por el fabricante del producto.

Se observarán después de la aplicación los siguientes síntomas:

- Presencia de síntomas de clorosis

- Presencia de síntomas de marchitez.

En caso de observarse que el tratamiento no ha sido efectivo en el cien por cien de los individuos o que se observan síntomas de rebrotes a los veinte días se deberá aplicar nuevamente el producto.

959.3. Recepción

Se aceptará la unidad si:

- El herbicida utilizado es el aprobado por el Director de Obra y se disponen de los permisos establecidos por la normativa vigente para su aplicación.

- Se ha aplicado según las indicaciones del fabricante.

- Ha sido efectivo en el cien por cien de la zona tratada.

959.5. Medición y abono

La medición y abono de la unidad de tratamiento con herbicida se realizará según las prescripciones siguientes:

| Unidad de medida | Metro cuadrado(m2) |
| --- | --- |
| Grado de precisión | Dos decimales. |
| Forma de medición | Superficie de terreno realmente tratada |
| Abono | Se efectuará cuando se realice la aceptación |
| Criterios complementarios | El precio de la unidad incluye todos los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad. Incluye el precio del colorante y los trabajos de seguimiento de la evolución y efectividad del tratamiento. En caso de ser necesarias más aplicaciones para obtener los resultados esperados sobre el cien por cien de los individuos, esta será por cuenta del contratista. |

Artículo 990. Prescripciones generales para la protección del entorno durante las obras

990.1. 	Prevención de daños y restauración en zonas contiguas a la obra y en otras de ocupación temporal

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia de las obras para no amplificar el impacto de la obra en sí por actuaciones auxiliares como: apertura de caminos de obra provisionales, áreas de préstamos, depósitos temporales o definitivos o vertidos indiscriminados de imposible retirada posterior. Para ello, el Contratista, acompañado a la solicitud de autorización para apertura de pistas, vertederos o para ocupación de terrenos, presentará a la Dirección de obras un plan que incluya:

- Delimitación exacta del área afectable, previo replanteo.

- Prevención de dispositivos de defensa de: arbolado vecino que no deba ser talado, prados, riberas y cauces de agua.

- Delimitación de zonas de proyección o derrame de materiales. Las proyecciones y derrames serán evitados especialmente sobre las laderas aguas abajo de la obra al resultar su posterior retirada difícil y costosa.

Desocupado el lugar y corregidas las formas si fuera el caso, se extenderá la tierra vegetal previamente acopiada y se repondrá la cubierta vegetal anterior o la que determine la Dirección de las obras.

990.2.	 Cuidado de la cubierta vegetal existente

El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa para su consideración y aprobación en su caso por la Dirección de las obras, incluyendo la delimitación de las superficies a alterar, tanto por la propia explanación como por las pistas de trabajo, superficies auxiliares, zonas de préstamo, áreas de depósito temporal de tierra o sobrantes y depósitos de sobrantes definitivos.

Se señala la adopción de las siguientes precauciones y cuidados:

- Protección de la vegetación adyacente mediante barreras frente a caídas de piedras o tierra.

- Se evitará:

- Colocar clavos, clavijas, cuerdas, cables o cadenas, etc. en árboles y arbustos.

- Encender fuego cerca de árboles y arbustos.

- Manipular combustibles, aceites y productos químicos en zona de raíces.

- Apilar materiales contra troncos.

- Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos.

- Con objeto de alterar mínimamente los ecosistemas de interés próximos al trazado, se señalizará previamente a la construcción del tramo, la zona de ocupación de las obras para que el tráfico de maquinaria y las instalaciones se ciñan al interior de la zona acotada.

Prevención y extinción de incendios.- El contratista presentará un Sistema de Gestión Medioambiental en el que se recojan las instrucciones y medidas de prevención y extinción de incendios forestales que pudieran generarse como consecuencia de las obras. Se tendrá en cuenta las indicaciones establecidas en la Estrategia Integral de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales en Asturias y la normativa vigente de aplicación

Con carácter general se deberá cumplir:

- Durante los periodos de mayor riesgo de incendio, en la obra se dispondrán al menos dos cisternas de agua para incendios con salida de manguera a presión de longitud no inferior a 25 m y capacidad no inferior a los 6.000 litros. Se garantizará que en los periodos de parada esta cisterna estará siempre llena.

- La maquinaria y vehículos de obra transcurrirán por los viales preparados al efecto sin salirse de los mismos. Este viario de obra tendrá una franja limpia de matorral arbustivo o subarbustivo así como de vegetación herbácea en un ancho de 1 m a ambos lados. Este estado de limpieza se mantendrá durante toda la obra.

- La zona de instalaciones auxiliares dispondrá de una zona de protección, sin vegetación herbácea ni arbustiva o semiarbustiva, en una banda perimetral de 25 m de ancho. En este sentido, la selección de zonas auxiliares para ubicación del parque de maquinaria se ha realizado buscando un sitio alejado de zonas arboladas o de matorral.

- Se tomarán las medidas necesarias no sólo para no entorpecer las actuaciones de prevención, detección y extinción de incendios vigentes en la zona, sino también para prevenir su declaración durante los trabajos de construcción.

- Como norma general, se evitará la quema de residuos de cualquier tipo. En caso de que fuera imprescindible, se realizará siempre en zonas carentes de vegetación, lo más alejadas que sea posible del límite del jalonado y despejando siempre antes la zona circundante de materiales combustibles.

- El manejo de aceites, gasolinas y cualquier otro líquido inflamable deberá realizarse extremando las precauciones y limitando este tipo de operaciones a las instalaciones destinadas específicamente a ello. Dentro de estas zonas la gasolina y los gases licuados del petróleo deben almacenarse siempre en lugares adaptados para ello cumpliendo la normativa específica vigente. El transporte de cualquier material inflamable se prohibirá en todas las operaciones donde exista riesgo de fuego o explosión.

- El equipo contra incendios en las áreas de trabajo debe estar estratégicamente localizado. Cuando se suelde con arco eléctrico, o mediante soplete, se dispondrá de un extintor químico seco.

- Se colocarán señales de advertencia y prohibición contra todo tipo de llama en aquellas zonas donde pudiera existir riesgo: áreas de obra contiguas a zonas arboladas y de matorral, señaladas en el Plano de Análisis Ambiental.

990.3.	 Acabado superficial de las áreas remodeladas

La Dirección de las obras exigirá un rematado redondeado en las aristas, tanto horizontales como inclinadas, de contacto entre la explanación y el terreno natural o en las aristas entre planos de la explanación debiendo en todo caso el Contratista evitar la aparición de formas geométricas de ángulos vivos.

En los taludes que vayan a quedar a la vista y que por tanto vayan a ser provistos de cubierta vegetal, la superficie no deberá ser alisada ni compactada, no sufrirá ningún tratamiento final, siendo incluso deseable la conservación de las huellas de paso de la maquinaria, todo ello sin menoscabo de la seguridad frente a la caída de piedras, etc.

990.4. 	Protección del entorno paisajístico durante las obras

De forma general, salvo autorización de la Dirección de las obras, queda prohibido el vertido o el depósito temporal o definitivo de materiales procedentes de excavación o materiales residuales de las obras, debiendo ser trasladados a los lugares aprobados e indicados en el Proyecto. Se tendrá el máximo cuidado para evitar el derrame de materiales por las laderas que, en todo caso, serán retirados.

En el caso de vertederos temporales o lugares de depósito de materiales a utilizar o plantas de machaqueo, asfálticas, etc., si el sustrato fuera a quedar previsiblemente dañado y compactado, se procederá a su corte previo (20-25 cm de profundidad) para restituir esta tierra tras la desocupación del área.

990.5. 	Protección del agua, cauces y riberas de los cursos de agua atravesados por la traza o próximos a ésta

Se cumplirán las condiciones siguientes:

- Durante la construcción de viaductos y encauzamientos, se tendrá en cuenta que la franja de afección se mantenga en los límites de ocupación del trazado de la autovía, con objeto de evitar la afección a las márgenes.

- No se emplearán las riberas (entendiendo como tales la banda de 20 m en ambas márgenes a lo largo del cauce) para el depósito de materiales y se protegerán, en su caso, de los derrames de otros materiales, procediendo a su limpieza y acondicionamiento según el estado inicial.

- Durante las obras de construcción, se evitará el vertido de grasas y aceites de motores de maquinaria en los cauces, así como todo tipo de vertidos.

- El Contratista presentará a la Dirección de las obras un plan con los cuidados, precauciones, dispositivos de defensa y en su caso, operaciones de restauración para el cauce y riberas de los cursos de agua alterables, a fin de conservar en los tramos no ocupados, las actuales condiciones de flujo, biológicas, calidad de las aguas, morfología y granulometría de los materiales y sección útil de estiaje.

- Los daños innecesarios en la vegetación de ribera no señalados en el replanteo de las obras, serán repuestos a cargo del Contratista.

- Las medidas preventivas a adoptar, serán las siguientes:

- No afectar más superficie de la prevista en cauces y riberas cuando se construya un relleno.

- No verter materiales por las laderas hacia las regatas.

- No cubrir los cauces con materiales derramados.

- Controlar los movimientos de tierra.

- Evitar rodar innecesariamente con la maquinaria por los cauces y travesías siempre perpendiculares.

- Controlar estrictamente las operaciones de cambio de aceites, recarga de combustible y lavado de la maquinaria, impidiendo siempre que se realice en los cursos de agua y sus proximidades. Prohibición de cualquier tipo de vertido, sólido y líquido.

Medidas de emergencia en caso de vertidos accidentales.- Partiendo de la base de que todas las medidas preventivas se han definido y están operativas (dispositivos de retención de contaminantes o instalaciones de depuración y de las medidas de seguridad adoptadas para evitar vertidos accidentales), el Contratista presentará en su Sistema de Gestión Medioambiental las instrucciones y medidas de emergencia en caso de vertidos que pudieran producirse como consecuencia de las obras.

Se trata de controlar la posible contaminación derivada de un accidente o fuga accidental de sustancias peligrosas. Los incidentes pueden variar desde un simple vertido de combustible (y, en su caso, de lubricantes o aceites), que se produce como consecuencia de un accidente, hasta incidentes de gran envergadura que impliquen el vertido de sustancias químicas u otros materiales potencialmente peligrosos transportados por vehículos especiales. Desde una perspectiva ambiental, el planteamiento inicial ante incidentes de este tipo es que todos los vertidos accidentales sean aislados y retenidos.

Se tendrá en cuenta de forma genérica la legislación en materia de Protección Civil, considerando que los Centros de Coordinación Operativa (CECOP´s) de las CC.AA. que tienen asumidas las competencias de gestión de emergencias producidas por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas, disponen de unos números telefónicos a utilizar para la notificación de accidentes (y otros datos de interés en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril).

Las medidas de emergencia en caso de vertidos accidentales se basarán fundamentalmente en los principios siguientes:

- Se diferenciarán las correspondientes medidas de alerta tras la verificación del suceso de las posteriores actuaciones sobre el terreno o las aguas afectadas.

- Se dará prioridad a la recuperación por medios mecánicos tan cerca como sea posible de la fuente del vertido.

- Los dispersantes sólo se utilizarán cuando la recuperación por medios mecánicos sea imposible, o bien en combinación con ésta, cuando no se pueda lograr un beneficio medioambiental neto. La aplicación de dispersantes se realizará mediante la correspondiente autorización previa del organismo competente y con los productos autorizados.

- Hay diversos tipos de materiales y equipos que pueden ayudar a contener y eliminar los materiales vertidos sobre superficies pavimentadas: arena, sacos de arena, absorbentes (de diferente composición y presentación) especialmente para el caso de vertidos de hidrocarburos y compuestos químicos acuosos, barreras flotantes (que pueden ser de materiales absorbentes o impermeables, llenas de aire o agua), sellos superficiales y subterráneos. En este sentido, el acopio en la cercanía de los puntos sensibles de materiales (serrín, absorbentes, retenedores de materias grasas,...) y dispositivos de gestión del vertido (barreras flotantes,...) pueden ayudar a reducir el tiempo de intervención en la emergencia.

- Una vez que el vertido ha sido controlado y se ha retenido el material en los dispositivos permanentes o improvisados tras el accidente, debe tenerse en cuenta el destino que se le da a estos materiales, pues se trata de residuos contaminados y contaminantes.

Sistemas de depuración primaria en las instalaciones de obra.- De manera general, asociadas a las instalaciones en las que pueda generarse cualquier tipo de aguas residuales (especialmente los parques de maquinaria, plantas de tratamiento y zonas de vertido o acopio de tierras) el Contratista diseñará y ejecutará a su cargo las instalaciones adecuadas correctamente dimensionadas, (lo que se estudiará y reflejará explícitamente), para el desbaste y decantación de sólidos (balsas de decantación).

Dichos sistemas se localizarán detalladamente y se incluirán en la propuesta del Contratista los planos de detalles constructivos, presentados de modo claro y homogéneo a la conformidad de la Dirección de Obra.

Para la localización y diseño de dichos sistemas se tendrá en cuenta la posible fuente de contaminación, se identificarán y cuantificarán los efluentes y se determinarán las posibles vías de incorporación de éstos a las aguas receptoras, todo ello contemplando la normativa aplicable (Reglamento del Dominio Público Hidráulico y normas complementarias).

Las balsas de decantación podrán ser de dos tipos: excavadas en el propio terreno, con o sin revestimiento, y construidas como pequeñas presas de tierra. Las presas o diques se llevarán a cabo con materiales limpios (sin raíces, restos de vegetación o gravas muy permeables). Los taludes máximos permitidos son de 2H:1V y la suma aritmética de los taludes aguas abajo y aguas arriba no debe ser menor de 5H:1V. El talud aguas abajo deberá protegerse con vegetación. Antes de construir el dique, es necesario limpiar la base de suelo y vegetación, así como excavar una zanja de al menos medio metro de ancho a todo lo largo de la presa y con taludes laterales de 1H:1V.

La ubicación será cerca de las zonas de instalaciones y donde pudiera preverse agua de escorrentía con un gran acúmulo de sedimentos o con materiales contaminantes por vertido accidental.

Es necesario asegurar el acceso a las balsas para permitir su limpieza y mantenimiento.

La capacidad de las balsas debe ser tal que permita contener un volumen suficiente de líquido durante el tiempo necesario para que se retenga un porcentaje suficiente de los sólidos en suspensión. Para determinar su capacidad se tendrá en cuenta, además de los afluentes recibidos con sus partículas acarreadas y los posibles vertidos accidentales, el caudal de escorrentía que llegaría a la balsa conociendo la superficie a drenar y la precipitación máxima esperada para un tiempo de retorno dado.

Como alternativa a las balsas, en las cercanías de los sistemas fluviales y en previsión de arrastres de sólidos en determinados puntos durante la realización de las obras puede ser conveniente la instalación de barreras de sedimentos.

Las barreras de sedimentos son obras provisionales construidas de distintas formas y materiales, láminas filtrantes, sacos terreros, balas de paja, etc. El objetivo de estas barreras es contener los sedimentos excesivos, en lugares establecidos antes de que el agua pase a las vías de drenaje naturales o artificiales, y reducir la energía erosiva de las aguas de escorrentía que las atraviesan. Se utilizan cuando las áreas a proteger son pequeñas y cuando no se produce una elevada cantidad de sedimentos.

Si las aguas que salen de las balsas sobrepasan los valores límites establecidos por la legislación vigente serán necesarios tratamientos adicionales (coagulación, floculación,...).

Para asegurar la eficacia de los sistemas de depuración primaria se preverán las correspondientes labores de mantenimiento de las balsas. Estas labores han de incluir la extracción, transporte y el depósito de los lodos. Debe tenerse en cuenta también las posibles propiedades físico-químicas de estos lodos (por su posible contaminación) y las zonas posibles para su acopio.

Finalmente, deben estar también previstas las labores de desmantelamiento de los sistemas de depuración que, una vez finalizadas las obras, ya no se utilicen, y el tratamiento que recibirán dichas áreas. Se propone un diseño cuidadoso de manera que puedan servir como zonas húmedas temporales con una adecuada restauración vegetal.

990.6. 	Tratamiento y gestión de residuos

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión de esos productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En este sentido el Contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y tratamiento en cada caso.

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas -y con sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites usados- para las operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y lavado.

De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de las aguas procedentes del lavado de hormigoneras.

Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un sistema de drenaje superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de decantación cualquier derrame accidental antes de su infiltración en el suelo. En cuanto a la gestión de residuos se seguirán las Directrices establecidas en el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias (PERPA).

990.7. Directrices para la maquinaria a utilizar y de prevención de la contaminación atmosférica

- El primer control de la adecuación de la maquinaria de obra comenzará con la correcta selección de maquinaria con características ambientales favorables (empleo de catalizadores) y con la adecuación de la potencia de la máquina al trabajo a realizar.

- La maquinaria pesada circulará por las vías de servicio paralelas a la autovía siempre que sea posible, en caso contrario se utilizarán las bandas de dominio de la autovía.

- Se han establecido jalonamientos diferenciales de tal forma que se restrinja el acceso de la maquinaria a las zonas sensibles.

- Se establecerán pasos para la maquinaria, quedan totalmente prohibido el cruce de los cauces por zonas no delimitadas para tal fin.

- Las directrices para la correcta circulación de la maquinaria pesada se incluirán en el manual de buenas prácticas ambientales.

- La maquinaria de obra estará homologada según el R.D. 245/89 de 27 de febrero, que regula los niveles de emisión de ruidos de la maquinaria de obra. Se aplicarán las medidas pertinentes de mantenimiento de la maquinaria, haciendo especial incidencia en el empleo de silenciadores homologados por las empresas constructoras de los mismos y el paso por la Inspección Técnica de Vehículos en los plazos reglamentarios.

- Se realizarán las revisiones y labores de mantenimiento en la maquinaria de obra para asegurar una emisión de ruido dentro de los niveles aceptables.

- Se utilizará preferentemente maquinaria con especificaciones de bajos niveles de ruido en funcionamiento en los regímenes normales de obra (a partir de los datos aportados por los fabricantes) e insonorizada, en lo posible, según normativa específica.

- Se realizarán las operaciones de perforación con equipos de bajo nivel de emisión sonora y fuera de las horas de descanso de la población (en horario diurno). Los compresores y martillos neumáticos utilizados dispondrán de un dispositivo silenciador, tanto en horario nocturno como diurno. Los compresores deberán funcionar con el capó cerrado al localizarse la obra en las proximidades de viviendas.

- Se instalarán dispositivos de protección sonora en los elementos más ruidosos de las plantas auxiliares de obra. Los citados dispositivos procurarán protección a la trasmisión del ruido situándose alrededor de las tolvas de descarga, las unidades dosificadoras y amasadoras, etc.

- De manera complementaria, los acopios de materiales en caballones, se ubicarán, cuando las condiciones de la obra y ambientales lo permitan, en disposición perimetral a aquellas actuaciones con mayor generación de ruido, de tal manera que mejoren la protección acústica del entorno.

- Si bien en atmósferas abiertas, como es el caso, la contaminación producida por gases es de escasa importancia, se deberá efectuar la revisión periódica de la maquinaria y vehículos de obra (ITV), su reglaje y su puesta a punto (correcto ajuste de los motores), a fin de evitar funcionamientos defectuosos que causen emisiones excesivas de gases a la atmósfera.

- El cumplimiento de estas directrices será objeto de seguimiento por parte del Plan de Vigilancia Ambiental.

Restricción de actividades de obra por motivo de ruido.- En la fase de obra, la emisión de ruido vendrá producida principalmente por la circulación de maquinaria pesada, así como de las voladuras necesarias para las excavaciones.

En todo caso, se controlará cuidadosamente las actividades que sea necesario realizar en horario nocturno, a fin de que éstas se reduzcan a las imprescindibles. Se trazarán además las rutas de suministro de materiales de modo que eviten, en la medida de lo posible, su paso por núcleos habitados.

Finalmente, se limitará la velocidad máxima de los vehículos y de la maquinaria utilizados, sobre todo en las inmediaciones de las zonas urbanas cercanas a la zona de obras.

Definición de riegos periódicos en zonas sensibles.- Los puntos de mayor riesgo de sufrir efectos derivados de la emisión de partículas de la obra son las zonas habitadas próximas a la traza, por lo que se procederá al riego periódico, mediante camiones cuba, de todos los caminos de acceso a obra, a instalaciones auxiliares y a zonas de préstamos situadas junto a zonas habitadas. La periodicidad de los riegos se adaptará a las características del suelo y de la climatología, para mantener permanentemente húmedos los caminos utilizados.

990.8.-	 Medición y abono

Se medirán mediante una única partida alzada (PA) de abono íntegro de acuerdo con lo indicado en los epígrafes anteriores.

Se abonará según los siguientes precios:

| 800.0001 | P.A | PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LIMPIEZA DE OBRA. |
| --- | --- | --- |

Estos precios incluyen todos los trabajos, materiales y actividades necesarias para realizar correctamente la limpieza de la zona de obras.

| Madrid, noviembre de 2018 |  |
| --- | --- |
| Ingeniero Director del Proyecto | Ingeniero Autor del Proyecto |
| Fdo.: D. José Luis Carrera Rodríguez | Fdo.: D. Tomás Ripa Alonso |